Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

ӘОЖ 662.749.3:544.478                                                            Қолжазба құқығында

АЙТБЕКОВА ДАРЖАН ЕРГАЛИЕВНА

Нанокатализаторлар қатысындағы біріншілік таскөмір шайырының деструктивті гидрогенизациясы

6D060600 – Химия

Философия докторы (PhD)

дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

Ғылыми кеңесшілер

химия ғылымдарының докторы,

профессор

Байкенов М.И.

химия ғылымдарының докторы,

профессор

Гюльмалиев А.М.

(РҒА А.В. Топчиев атындағы МХСИ)

PhD,

профессор

Ма Фэнь Юн

(Шыңжаң университеті)

Қазақстан Республикасы

Қарағанды, 2022

МАЗМҰНЫ

| НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.................................................................... |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| АНЫҚТАМАЛАР............................................................................................. |  | 5 |
| БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР...................................................... |  | 6 |
| КІРІСПЕ.............................................................................................................. |  | 7 |
| 1 | ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ.......................................................................... | 12 |
| 1.1 | Біріншілік таскөмір шайыры.................................................................. | 12 |
| 1.2 | Полиароматты көмірсутектердің гидрогенизациясы........................... | 13 |
| 1.3 | Ауыр көмірсутекті шикізат гидрогенизациясының катализаторлары....................................................................................... | 23 |
| 1.3.1 | Хризотил минералы................................................................................. | 27 |
| 1.3.2 | Микросфералар........................................................................................ | 30 |
| 2 | ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ...................................................................... | 33 |
| 2.1 | Бастапқы заттар мен реагенттер............................................................ | 33 |
| 2.1.1 | БТКШ және фракцияларының сипаттамалары.................................... | 33 |
| 2.1.2 | Модельдік объектілердің сипаттамалары............................................. | 40 |
| 2.2 | Нанокатализаторларды дайындау әдістемесі....................................... | 41 |
| 2.2.1 | Микросфера негізінде катализаторлар дайындау................................ | 41 |
| 2.2.2 | Хризотил негізінде биметалдық катализаторлар дайындау............... | 41 |
| 2.3 | Тәжірибелердің аппаратурасы мен әдістемесі..................................... | 42 |
| 2.3.1 | БТКШ дифференциалдық термиялық анализі..................................... | 42 |
| 2.3.2 | Модельдік қосылыстар мен БТКШ гидрогенизациясы....................... | 45 |
| 2.3.3 | Хромато-масс-спектрометриялық анализ............................................. | 46 |
| 2.3.4 | Газ-сұйықты хроматографиялық анализ.............................................. | 46 |
| 2.4 | Есептеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау.............................................. | 46 |
| 3 | ТӘЖІРИБЕ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ..... | 49 |
| 3.1 | Катализаторлардың физика-химиялық қасиеттері.............................. | 49 |
| 3.1.1 | Катализатор тасымалдағыштарының химиялық құрамы................... | 49 |
| 3.1.2 | Элементтік анализ нәтижелері.............................................................. | 49 |
| 3.1.3 | Рентгенфазалық анализ нәтижелері...................................................... | 50 |
| 3.1.4 | Сканирлеуші электрондық микроскопиялық зерттеу......................... | 53 |
| 3.1.5 | Сканирлеуші зондтық микроскопиялық зерттеу................................. | 54 |
| 3.1.6 | Трансмиссиялық электрондық микроскопиялық зерттеу................... | 55 |
| 3.1.7 | Катализатор бөлшектерінің өлшемдері мен таралуы.......................... | 56 |
| 3.1.8 | Катализаторлардың кеуекті құрылымының параметрлері................. | 57 |
| 3.1.9 | NiCo/хризотил катализаторының температуралық бағдарланатын тотықсыздануы....................................................................................... | 61 |
| 3.2 | Никель және кобальт тұздарының қоспасын хризотил бетіне адсорбциялаудың оптималды жағдайлары.......................................... | 63 |
| 3.3 | Біріншілік таскөмір шайырының кең фракциясының термодинамикалық параметрлері.......................................................... | 68 |
| 3.4 | Катализаторлар қатысында ауыр көмірсутекті шикізаттың дифференциалдық термиялық анализі нәтижелері............................. | 73 |
| 3.5 | Катализаторлар қатысында модельдік объектілердің гидрогенизациясы................................................................................... | 79 |
| 3.5.1 | Ферросфера қатысында фенантреннің катализдік гидрогенизациясы................................................................................... | 79 |
| 3.5.2 | Микросфера негізіндегі катализаторлар қатысында антрацен мен фенантрен модельдік қоспасының гидрогенизациясы........................ | 80 |
| 3.5.3 | NiCo/хризотил қатысында антрацен және фенантрен модельдік қосылыстарының гидрогенизациясы.................................................... | 85 |
| 3.5.4 | Биметалдық (Ni, Co) хризотил катализаторының гидрогенизациялау белсенділігі мен селективтілігіне нанобөлшектер өлшемдерінің әсері...................................................... | 89 |
| 3.5.5 | NiCo/хризотил-5% қатысында бензотиофен гидрогенизациясы........ | 95 |
| 3.5.6 | NiCo/хризотил-5% қатысында бензофуран гидрогенизациясы......... | 96 |
| 3.5.7 | NiCo/хризотил-5% қатысында фенантрен гидрогенизациясының кинетикасы............................................................................................... | 97 |
| 3.6 | Микросфера негізіндегі нанокатализаторлар қатысында БТКШ гидрогенизациясы................................................................................... | 101 |
| 3.7 | NiCo/хризотил-5% қатысында БТКШ гидрогенизациясы.................. | 107 |
| 3.7.1 | БТКШ гидрогенизациясының математикалық моделі........................ | 107 |
| 3.7.2 | БТКШ гидрогенизациясының кинетикасы........................................... | 112 |
| 3.7.3 | БТКШ оптималды жағдайлардағы гидрогенизациясы........................ | 113 |
| 3.7.4 | БТКШ гидрогенизациясының энтальпиясы......................................... | 120 |
| ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................. |  | 123 |
| ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................................. |  | 126 |
| ҚОСЫМША А – БТКШ жеңіл және орта фракцияларының хроматограммалары............................................................................................ |  | 142 |
| ҚОСЫМША Ә – Микросфера негізіндегі нанокатализаторлардың қатысында жүргізілген модельдік қоспа гидрогенизациясы өнімдерінің хроматограммалары............................................................................................ |  | 144 |
| ҚОСЫМША Б – Модельдік қосылыстардың катализдік гидрогенизациясы өнімдерінің хроматограммалары...................................... |  | 146 |
| ҚОСЫМША В – БТКШ гидрогенизатының жеңіл және орта фракцияларының хроматограммалары............................................................. |  | 150 |
| ҚОСЫМША Г – БТКШ гидрогенизациясын сынау актісі........................... |  | 152 |

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы диссертацияда келесідей стандарттарға сілтемелер қолданылды:

МЕМСТ 10200-2017. Таскөмір электродты пекі. Техникалық шарттар.

МЕМСТ 10538-87. Қатты отын. Күлдің химиялық құрамын анықтау әдісі.

МЕМСТ 11126-2019. Техникалық көміртек алу үшін коксхимиялық шикізаты. Техникалық шарттар.

МЕМСТ 2477-2014. Мұнай және мұнай өнімдері. Су мөлшерін анықтау әдісі.

МЕМСТ 3900-85. Мұнай және мұнай өнімдері. Тығыздықты анықтау әдістері.

МЕМСТ 7846-73. Таскөмір пекі. Күлділікті анықтау әдісі.

МЕМСТ 7847-73. Таскөмір пекі. Толуолда ерімейтін заттардың массалық үлесін анықтау әдісі.

АНЫҚТАМАЛАР

Осы диссертацияда сәйкесінше анықтамалары бар келесідей терминдер қолданылды:

Біріншілік таскөмір шайыры – таскөмірді 400-600°С аралығында жартылай кокстеу процесінің өнімі.

Деструктивті гидрогенизация – сутегінің ароматты, қанықпаған көмірсутектер мен гетероциклді қосылыстарға қосылуы және сутегінің қосылуы арқылы жүретін ыдырау реакциялары.

Катализатор – активтелу энергиясын төмендету арқылы белгілі бір механизм бойынша реакцияның жүруін жылдамдататын және өзі реакцияға қатыспайтын зат.

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

| АКШ | – ауыр көмірсутекті шикізат |
| --- | --- |
| АҚ | – акционерлік қоғам |
| АД | – анықтамалық дерек |
| БТКШ | – біріншілік таскөмір шайыры |
| БЭТ | – Брунауэр-Эммет-Теллер |
| ГСБ | – газовый счeтчик барабанного типа (барабанды типті газ өлшегіші) |
| ГСХ | – газ-сұйықты хроматография |
| ГХ-МС | – газды хроматография-масс-спектрометрия |
| ДГФ | – дигидрофенантрен |
| ДСК | – дифференциалдық сканирлеуші калориметрия |
| ДТА | – дифференциалдық термиялық анализ |
| ДТГ | – дифференциалдық термогравиметрия |
| ЖШС | – жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
| ЖИД | – жалынды-ионизациялық детектор |
| ЖӨД | – жылу өткізгіштік детекторы |
| ЖЭО | – жылу электр орталығы |
| ККШ | – күйдіру кезіндегі шығындар |
| ҚХР | – Қытай Халық Республикасы |
| м.а.б. | – массаның атомдық бірлігі |
| МЕМСТ | – мемлекеттік стандарт |
| ПМР | – протонды магниттік резонанс |
| РФА | – рентгенфазалық анализ |
| СРМ | – спектрометр рентгеновский многоканальный (көпканалды рентгендік спектрометр) |
| СЭМ | – сканирлеуші электрондық микроскопия |
| ТБТ | – температуралық бағдарланатын тотықсыздану |
| ТГФ | – тетрагидрофенантрен |
| ТЖМ | – тұтқырлығы жоғары мұнай |
| ТШ | – техникалық шарттар |
| ТЭМ | – трансмиссиялық электрондық микроскопия |
| УАӘ | – унификацияланған аддитивтік әдіс |
| х.т. | – химиялық таза |
| ХМС | – хромато-масс-спектрометрия |
| ЭДС | – энергия дисперсиялық спектрометрия |
| ASTM | – American Society for Testing and Materials (Америкалық материалдарды сынау қоғамы) |
| AFM | – atomic force microscopy (атомдық-күштік микроскопия) |
| DFT | – density functional theory (тығыздық функционалы теориясы) |
| NIST | – National Institute of Standards and Technology (стандарттар мен технологияның ұлттық институты) |

КІРІСПЕ

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертациялық жұмыс біріншілік таскөмір шайыры және модельдік органикалық объектілердің (антрацен, фенантрен, бензотиофен, бензофуран) термиялық деструкциясы мен гидрогенизациясы процестерінде гидрлеуші агенттер (никель және кобальт) орнықтырылған микросфера және хризотил негізіндегі нанокатализаторлардың катализдік қасиеттерін зерттеуге арналған.

Диссертациялық жұмыс өзектілігі. «Шұбаркөл Көмір» АҚ-да біріншілік таскөмір шайыры көмірді жартылай кокстеу процесінде алынады. Ол парафинді, нафтенді, ароматты және конденсацияланған ароматты көмірсутектерден, жалпы фенолдардан тұрады. Төмен температуралы таскөмір шайыры қазіргі уақытта құрамында оттегі бар қосылыстардың көп болуына байланысты өнеркәсіпте бензин мен дизель отынын өндіруде қолданылмайды. Сонымен қатар, біріншілік таскөмір шайыры құрамында 400°C-нан жоғары температурада конденсацияға ұшырап, пек түзетін реакцияға қабілетті қосылыстардың көп мөлшері бар.

Жеңіл мұнай өнімдері мен жоғары сапалы химиялық өнімдерге сұраныстың үздіксіз артуы ауыр көмірсутек шикізатын терең өңдеу процестерін дамытуды талап етеді. Осыған байланысты, әсіресе арзан мұнай көздері тапшы жағдайда, төмен температуралы шайырдан отын мен құнды химиялық заттарды өндіру белсенділігі мен селективтілігі жоғары гидрогенизация катализаторларының жаңа түрлерін әзірлеуді талап етеді.

Ғылыми мәселенің қазіргі деңгейі. Қазақстан Республикасындағы көмір мен көмір өнімдерін синтетикалық сұйық өнімдерге катализдік өңдеудің бастауында тұрған көрнекті ғалым, Қазақ КСР ҒА академигі Е.А. Бөкетов. Бұл бағыттағы ғылыми зерттеу жұмыстарын оның шәкірті, профессор Б.Т. Ермағамбетов жалғастырды. Әлем бойынша қатты және ауыр көмірсутектік шикізаттардың деструктивті гидрогенизациясын зерттеуде айтарлықтай жетістіктер болса да, ғылыми зерттеу жұмыстары жалғасын табуда. Қазақстанда Шұбаркөл кен орны көмірінің жартылай кокстеу шайырларын катализдік өңдеу Ж.К. Қайырбеков, А.С. Малолетнев жұмыстарында көрініс тапқан.

Біріншілік таскөмір шайырын катализдік гидрогенизациялауда белсенді металдардың (никель және кобальт) тасымалдаушысы ретінде зерттеліп отырған табиғи хризотил минералы мен жылу электр станцияларындағы көмір күлінен алынатын микросфералар қазіргі таңда ерекше адсорбциялық қасиеттеріне байланысты мұнай өңдеу және химия өндірістерінде адсорбент ретінде қолданыс тапқан (Джафаров Н.Н., Козлов В.А., Navid Ranjbar, Головко А.К., т.б. жұмыстарында).

Диссертациялық жұмыстың мақсаты – біріншілік таскөмір шайырының гидрогенизациясы процесі үшін қолданылатын гидрлеуші агенттері (никель және кобальт) бар микросфералар мен хризотил негізіндегі белсенді және селективті катализаторларды әзірлеу.

Зерттеу міндеттері.

Жұмыста келесідей міндеттер қойылған:

- Микросфера мен хризотил негізінде дайындалған катализаторлардың физика-химиялық сипаттамаларын зерттеу.

2.	Хризотил бетіндегі никель мен кобальт оксидтерінің тотықсыздануын зерттеу.

3.	Хризотил бетіне никель мен кобальт тұздары адсорбциясының оптималды жағдайларын анықтау.

4.	Катализаторлар қатысында бастапқы таскөмір шайыры термодеструкциясының кинетикалық заңдылықтарын орнату.

5.	Катализаторлардың модельдік қосылыстарды (антрацен, фенантрен, бензотиофен, бензофуран) гидрогенизациялау процесіне әсерін зерттеу.

6.	Хризотилге орнықтырылған металл нанобөлшектері өлшемдерін анықтау және олардың катализатор белсенділігі мен селективтілігіне әсерін зерттеу.

7.	Фенантреннің катализдік гидрогенизациясының кинетикасын зерттеу.

8.	Никель және кобальт орнықтырылған микросфералардың біріншілік таскөмір шайыры гидрогенизациясына әсерін зерттеу.

9.	Таңдалған катализатор қатысында біріншілік таскөмір шайыры гидрогенизациясының оптималды жағдайларын анықтау, шайыр гидрогенизациясының активтелу энергиясын және термодинамикалық параметрін (энтальпия) есептеу.

Зерттеу нысаны және пәні. Зерттеу нысаны – біріншілік таскөмір шайыры, модельдік объектілер (фенантрен, антрацен, бензотиофен, бензофуран) және никель мен кобальт гидрлеуші агенттері орнықтырылған хризотил мен микросфера негізіндегі катализаторлар. Зерттеу пәні – дайындалған катализаторлар қатысында біріншілік таскөмір шайыры мен модельдік объектілердің термиялық деструкциясы мен гидрогенизациясы процестері.

Зерттеу әдістері. Бастапқы шикізат – біріншілік таскөмір шайырын, дайындалған катализаторларды және БТКШ термодеструкциясы мен гидрогенизациясы процестерін зерттеу кезінде келесідей физика-химиялық әдістер пайдаланылды: протонды магниттік резонанс (ПМР) спектроскопиясы, инфрақызыл (ИҚ) спектроскопия, газ-сұйықты хроматография (ГСХ), хромато-масс-спектрометрия (ХМС), дифференциалдық термиялық анализ (ДТА), сканирлеуші электрондық микроскопия (СЭМ), трансмиссиялық электрондық микроскопия (ТЭМ), рентгенфазалық анализ (РФА), рентгендік флуоресценттік анализ, сканирлеуші зондтық микроскопия, атомды-эмиссиялық спектроскопия, Брунауэр-Эммет-Теллер (БЭТ) әдісі, температуралық бағдарланатын тотықсыздану (ТБТ), жарықтың динамикалық шашырауы, кинетикалық және термодинамикалық параметрлерді есептеу әдістері, ықтималды-детерминацияланған жоспарлау әдісі, статистикалық өңдеу.

Алынған нәтижелердің ғылыми жаңалығы гидрлеуші агенттері (никель және кобальт) бар хризотил және микросфералар негізінде дайындалған катализаторлар қатысында біріншілік таскөмір шайырының термодеструкциясы мен гидрогенизациясының жалпы заңдылықтарын анықтаудан тұрады, осының негізінде алғаш рет:

1.	Дайындалған катализаторлардың физика-химиялық сипаттамалары анықталды.

2.	Никель және кобальт оксидтерінің тотықсыздану температуралары анықталды және активтелу энергиялары есептелді.

3.	Хризотил бетіне никель мен кобальт тұздары адсорбциясының оптималды шарттары белгіленді.

4.	Дифференциалдық термиялық анализ арқылы катализаторлар қатысында біріншілік таскөмір шайыры термодеструкциясының кинетикалық параметрлері есептелді.

5.	Хризотил негізіндегі бинарлы катализатордың қатысуымен антрацен, фенантрен, бензотиофен және бензофуранның гидрогенизация реакцияларының болжамды схемалары ұсынылды.

6.	Фенантрен гидрогенизациясы процесінде бинарлы (никель және кобальт) катализдік жүйенің жоғары белсенділігі хризотил бетіне наноөлшемді металл бөлшектерінің таралуымен сипатталатыны көрсетілді.

7.	Хризотил негізіндегі бинарлы (никель және кобальт) катализатордың қатысуымен фенантрен гидрогенизациясы реакцияларының жылдамдық константалары есептелді және фенантрен гидрогенизациясының схемасы ұсынылды.

8.	Микросфералар негізіндегі никель және кобальт орнықтырылған катализаторлардың біріншілік таскөмір шайырының жеңіл және орта фракцияларының шығымына әсері анықталды.

9.	Біріншілік таскөмір шайырының катализдік гидрогенизациясының оптималды параметрлері мен математикалық моделі орнатылды. Математикалық модель арқылы гидрогенизация процесінің жылдамдығы мен активтелу энергиясы анықталды. Процестің энтальпиясы экспресс әдіс арқылы есептелді.

Диссертациялық жұмыстың ғылыми зерттеу жұмыстары мен мемлекеттік бағдарламалармен байланысы. Диссертациялық жұмыс Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 2017-2022 жылдарға арналған Даму Стратегиясында келтірілген кәсіпорындар мен бизнес құрылымдармен бірлесіп орындалатын ғылыми-зерттеу жобалары аясында химиялық технология және мұнайхимия кафедрасында «Көмірсутекті шикізатты кешенді өңдеу» зерттеу тақырыбы бойынша орындалды.

Зертханалық талдаулар «Центргеоланалит» ЖШС (Қарағанды), «Азимут Геология» ЖШС химия-анализдік лабораториясында (Қарағанды), «Д.В. Сокольский атындағы жанармай, катализ және электрхимия институты» АҚ (Алматы), Назарбаев Университетінің Ұжымдық қолдану кеңсесінде (Нұр-Сұлтан), «Шығыс көмірхимиялық ғылыми-зерттеу институты» (Восточный научно-исследовательский углехимический институт – ВУХИН) АҚ (Екатеринбург) және Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті жанындағы Химиялық мәселелер ғылыми-зерттеу институтында, «Физика-химиялық зерттеулердің әдістері» инженерлік бейіндегі зертханасында, Молекулалық нанофотоника институтында, Нанотехнология және функционалды наноматериалдар ғылыми орталығында орындалды.

Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық маңызы. Зерттеу нәтижелері ауыр көмірсутекті шикізатты гидрогенизациялық өңдеу және нанокатализаторларды дайындау салаларына үлес қосады. Біріншілік таскөмір шайыры гидрогенизациясы процесінде алынатын ароматты көмірсутектер октан және цетан санын арттыру үшін мотор отынына қоспа ретінде, ал жалпы фенолдар, нафталин туындылары мұнай химиясы үшін шикізат ретінде пайдаланыла алады. Біріншілік таскөмір шайыры катализдік гидрогенизациясын зерттеу нәтижелерін (математикалық модельдеу, термодинамикалық және кинетикалық параметрлер) техника-экономикалық есептеулер жүргізуде негіз ретінде ұсынуға болады.

Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидаттар:

- Антрацен мен фенантреннің 1:1 қатынасындағы қоспасының кобальт орнықтырылған микросфера негізіндегі катализатор қатысында гидрогенизациясы 420°С температурада, 3,0 МПа сутегінің бастапқы қысымында, 1,0% катализатордың мөлшерінде және 60 мин ұзақтықта 40,9% гидрлеу өнімдерінің, 51,6% деструкция өнімдерінің шығымын қамтамасыз етеді.

- Никель мен кобальт орнықтырылған хризотил негізіндегі бинарлы катализатор қатысында 60 минут ұзақтықта, 3,0 МПа сутегінің бастапқы қысымында, 400°С температурада және 1,0% катализатор мөлшерінде антрацен және фенантрен гидрогенизациясы сәйкесінше гидрлеу өнімдерінің 61,9% және 26,1% шығымын, деструкция өнімдерінің 15,1% және 2,5% шығымын қамтамасыз етеді.

- Хризотил бетінде 40-90 нм өлшемдері бар никель және кобальт оксидтерінің таралуын қамтамасыз ететін никель (ІІ) және кобальт (ІІ) нитраттары ерітінділерінің оңтайлы концентрациясы 5,0%-ды құрайды.

- Төмен температуралы шайырды гидрогенизациялаудың оңтайлы шарттары: температура 430°С, сутектің бастапқы қысымы 2,0 МПа, процесс ұзақтығы 80 мин, катализатор мөлшері 1,0% және су 0,5%. Оңтайлы жағдайда төмен температуралы шайырды гидрогенизациялау кезінде 300°C дейінгі фракцияның шығуы 45±0,7% құрайды.

Автордың жеке үлесі – зерттеудің мақсаты мен міндеттерін қою, эксперименттерді жоспарлауға және жүргізуге қатысу, алынған заңдылықтарды талқылау және нәтижелерді өңдеу, қорытындыларды тұжырымдау және жарияланымдар қолжазбаларын дайындау.

Жұмыстың талқылануы мен жариялануы. Диссертациялық зерттеу жұмысының негізгі нәтижелері 14 басылымда жарық көрді, оның ішінде Wеb of Scіеncе және Scopus деректер қорында индекстелетін рецензияланатын ғылыми басылымдарда 3 мақала, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті бекіткен басылымда 3 мақала, халықаралық конференцияларда 8 баяндама тезистері жарияланды.

Жұмыс нәтижелері халықаралық конференцияларда талқыланды: The IV International Scientific-Practical Conference «Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time» (Sapporo, 2019); Международная научно-практическая конференция «Инновации в области естественных наук как основа экспортоориентированной индустриализации Казахстана» (Алматы, 2019); The 7th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems (Almaty, 2019); The VIII International Symposium on Specialty Polymers (Karaganda, 2019); XXІ международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л.П. Кулева и Н.М. Кижнера, посвященная 110-летию со дня рождения профессора А.Г. Стромберга «Химия и химическая технология в ХХІ веке» (Томск, 2020); Әбу Насыр әл-Фарабидiң 1150-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжiрибелік конференция «Заманауи қазақстандық контекстегі әл-Фараби» (Қарағанды, 2020); XXIІ международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л.П. Кулева и Н.М. Кижнера, посвященная 125-летию со дня основания Томского политехнического университета «Химия и химическая технология в ХХІ веке» (Томск, 2021); Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Ресурсосберегающие и экологобезопасные процессы в химии и химической технологии» (Пермь, 2021).

Жұмыстың құрылымы және көлемі. Диссертациялық жұмыс көлемі 141 бет және стандартты бөлімдерден құралған: нормативтік сілтемелер, анықтамалар, белгілеулер мен қысқартулар, кіріспе, әдебиеттік шолу, тәжірибелік бөлім, тәжірибе нәтижелері және оларды талқылау, оның ішінде 46 сурет, 39 кесте, қорытынды, 223 пайдаланылған әдебиеттер тізімі және қосымша.

- ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ

1.1 Біріншілік таскөмір шайыры

Көмірдің ұшқыш органикалық қосылыстарының бөлінуі жүретін негізгі термиялық айналулары 400-600°С аралығында жүреді. Егер осы органикалық қосылыстар ары қарай термиялық әсерге ұшырамаса, олар «біріншілік» шайыр немесе жартылай кокстеу шайыры деп аталады [1].

Коксхимия өндірісінің басты мәселелерінің бірі – таскөмірден біріншілік шайырдың көп мөлшерде (2-18%) түзілуі [2]. Түзілген шайыр әрі қарай гидрогенизация процесі арқылы нарықта сұранысқа ие химиялық қосылыстарды алуға шикізат болып табылады.

Кокс пештерінде қабатты жоғары температуралық кокстеуде біріншілік шайырдың булары көмір шихтасының қабатынан өткенде және температурасы 800-900 °С болатын жоғарғы бос кеңістіктен екіншілік термиялық реакцияларға ұшырайды. Жартылай кокстеу процестерін өндірістік іске асыруда шайырға екіншілік әсер ету мардымсыз және оның сипаттамалары біріншілік таскөмір шайырына жақындайды. Жоғары температуралық кокстеу шайырының мөлшері көмір шихтасының 3-5% құрайды, бұл шығымы 10% құрайтын біріншілік шайырдан аз.

Жартылай кокстеу шайырлары минималды термиялық өңдеуге ұшырайтындықтан олардың құрамына кіретін қосылыстардың құрылысы мен функционалды топтардың түрлері бойынша көмірдің органикалық массасын құрайтын қосылыстарға жақын. Сондықтан оларға молекулалық массасы кең диапазонда болатын, гетероатомдары бар, салыстырмалы түрде тұрақсыз, фенолдық гидроксил топтары және қос байланыстары бар қосылыстардың болуы тән [3]. Ароматты қосылыстары 1-ден 4-ке дейін сақинасы бар жоғары орынбасылған көмірсутектер болып табылады [4]. Бұл шайыр жоғары температуралық коксхимиялық өндірістердің шайырынан құрамы бойынша ерекшеленеді және тауарлық өнімдер алу үшін таскөмір шайырын өңдеудің белгілі технологиясы бойынша өңделе алмайды.

«Сары-Арқа Спецкокс» ЖШС кәсіпорынында Шұбаркөл көмірінен арнайы кокс алу барысында жылына 35 мың тонна жартылай кокстеу шайыры түзіледі. Арнайы кокс өндіру кезінде таскөмір шайырының шығымы құрғақ көмірдің 6,6% құрайды. Көмірді жартылай кокстеу процесі 500-550°С температурада жүзеге асырылады, қатайтылған жартылай кокс 700°С дейін қызады, алайда пайда болған ұшқыш заттар іс жүзінде пеште қыздыру аймағы арқылы 700-750ºС дейін өтпейді, сондықтан жоғары температуралы пиролизге елеусіз дәрежеде ұшырайды. Демек, түзілген шайыр сапасы жағынан біріншілік жартылай кокстеу шайырларына сәйкес келуі керек [5].

Тұндырғышта судан бөлінген шайыр сорғышпен жинау аппаратына беріледі. Қоймада жиналған біріншілік таскөмір шайыры тұтынушыға жіберіледі. Жартылай кокстеу шайырынан бөлек көмірден арнайы кокс алу кезінде ағаш өңдеу өнеркәсібінде жақпа мазутты алмастырушы ретінде қолданатын таскөмір майы түзіледі. Мұндағы таскөмір шайыры күрделі көмірсутектік құрамға ие, оның құрамында фенолдар, крезолдар, ароматты және полиароматты көмірсутектер сияқты бағалы өнімдер бар [6].

Зерттелетін шайырды өнеркәсіптік қолдануды тежейтін факторлардың бірі – құрамында фенолдардың болуы, олардың мөлшері 25%-ға жетеді. Газды хромато-масс-спектрометрия әдісімен «Сары-Арқа Спецкокс» шайырының компоненттік құрамын зерттеу нәтижесінде келесі кластардың қосылыстары анықталды: фенолдар, крезолдар мен ксиленолдар, нафтолдар, салыстырмалы молекулалық массасы 200-300 м.а.б. көмірсулар, полиароматты көмірсутектер (нафталиндер, антрацендер және фенантрендер) [7].

Жартылай кокстеу шайырларының жоғары температуралық кокстеу шайырларынан ерекшелігі – олардың құрамында жоғары көміртекті құрамның, α1-фракцияның (хинолинде ерімейтін заттардың) болмауы. Бұл заттар 800°С-нан жоғары температурада кокс батареяларының жоғарғы бос кеңістігіндегі қосылыстардың буынан түзіледі [8]. Жартылай кокстеу шайырларының құрамына екіншілік термиялық реакциялар әсерінің әлсіздігінен оның сипаттамалары мен шығымы көмірдің табиғатына көбірек тәуелді. Жоғары температуралық кокстеу шайырларын өңдеумен салыстырғанда жартылай кокстеу шайырларын тауарлық өнім ассортиментін алу үшін өңдеудің өндірістік технологиясы көп зерттелмеген. Дегенмен, құрамы белгілі жартылай кокстеу шайырын өңдеудің нақты мәселесін шешу үшін жанғыш сланецтердің пиролизінен алынатын аз пиролизденген шайырды өңдеудің өндірістік тәжірибесі қолданыла алады [9].

Аз пиролизденген шайырды өңдеудің екі негізгі бағыты бар:

- Барлық шайырды дәстүрлі жоғары пиролизденген шайырларды, жанғыш өнімдерді, кокс алумен жүретін жоғары температуралық пиролизге, гидрокрекингке, баяулатылған кокстеуге ұшыратады. Сонымен қатар, аз пиролизденген шайырды сапасы тұрақты техникалық өнімдер алу арқылы жұмсақ жағдайда жүргізу жолымен тұрақтандыру әдістері әзірленген.

- Шайырды фракциялайды және фракциялардың жекелеген өңдеуін жүргізеді. Жеңіл фракцияларды фенолсыздандырудан кейін техникалық өнімдер ретінде қолданады немесе жанармай алу мақсатында деструктивті гидрогенизацияға ұшыратады. Жоғары қайнайтын фракцияларды мұнай және кокс химиясында қолданылатын әдістермен өңдейді. Термототықтыру және кокстеу жолымен пек, жолға арналған қара май, кокс алады [10].

Ауыр көмірсутекті шикізаттың деструктивті гидрогенизациясын зерттеуді тереңдету және жүйеге келтіру мақсатында модельдік объект ретінде оның негізгі компоненттерінің бірі болып табылатын полиароматты қосылыстардың гидрогенизациясын зерттеуге көп көңіл бөлінеді.

1.2 Полиароматты көмірсутектердің гидрогенизациясы

Таскөмір шайырлары және битум әлемдегі көмір және мұнай кен орындарының полиароматты көмірсутекті молекулаларының үлкен жиыны болып саналады [11, 12]. АКШ органикалық массасының үлгісі болып табылатын полиароматты қосылыстар мен олардың қоспаларын сутегі ортасында гидрогенизациялау БТКШ деструктивті гидрогенизациясын зерттеуде модельдік объект бола алады [13]. Модельдік заттармен жүргізілген тәжірибелер негізінде технологиялық процестердің механизмін түсіндіріп қана қоймай, технологияларды одан әрі дамыту жолын да ұсынуға болады.

БТКШ органикалық массасының физика-химиялық қасиеттерін оның құрамдас бөліктерінің сипаттамаларының қосындысы ретінде ұсынуға болатындығын физика-химиялық қасиеттердің аддитивтілігімен түсіндіруге болады. Модельдік қосылыстардағы фундаменталды зерттеулер катализдік гидрогенизация процестеріндегі бастапқы таскөмір шайыры мен оның фракцияларының белгілі бір фрагменттерінің әрекетін дәлірек анықтауға мүмкіндік береді.

Ароматты қосылыстар тауарлық өнімдердің құрамдас бөлігі болуы үшін олар бөлшектенуі керек, ал көп сақиналы ароматты құрылымның бөлшектенуі катализаторлар қатысында ішінара гидрленуден және кейіннен гидрленген сақиналардың деструкциясынан тұруы керек [14, 15]. Катализаторлардың түрлері өте көп; катализаторлар көбінесе реакциялар механизмін ғана емес, сонымен қатар оларды жүзеге асыру мүмкіндігін де анықтайды. Сондықтан гидрогенизация және деструкция процестерінде кластерлердің химиялық құрылымының олардың реакция қабілеттілігіне әсер ету заңдылықтары мен катализаторлар табиғатының әсер ету заңдылықтарын ажырату қиын [16].

Гидрогенизация процесінде таңдалған катализаторлардың белсенділігі мен селективтілігін анықтау үшін көбінесе антрацен, фенантрен, пирен, нафталин және т.б. сияқты модельдік комбинациялар қолданылады, бұл ауыр көмірсутектерді өңдеудің детальді механизмін бақылауға және оларды болжаудың ғылыми негізделген әдістерін құруға мүмкіндік береді [17].

Арендерді гидрогенизациялау қалыпты жағдайда ароматты сақинаның тұрақтылығына байланысты күрделі катализдік реакция болып табылады. Полиароматты көмірсутектерді гидрогенизациялау әдетте барлық ароматты сақиналарды толық (терең) гидрогенизациялау үшін қатал жағдайларды қажет етеді [18]. Алайда, мұндай жағдайлар, әсіресе қоспалар мен улардың қатысуымен катализатордың жойылуына әкеледі [19].

Ароматты қосылыстардың гидрогенизациясы әртүрлі дайындалған нанобөлшекті катализаторларды қолдану арқылы зерттелген [20-27]. Нанобөлшекті катализаторлар бетінің жоғары ауданы мен энергиясы, бірегей электронды әсері және салыстырмалы төмен құны сияқты көптеген себептермен артықшылықтарға ие [28, 29].

Ароматты гидрогенизация үшін бензол мен толуол кеңінен зерттелген субстраттар болып табылады, сонымен қатар қоршаған орта жағдайында (1 атм, 298 K) жұмыс істейтін ауыспалы металдар негізіндегі бірқатар нанобөлшекті катализдік жүйелер сипатталған [24, р. 1776; 30-34].

Бензол – қарапайым ароматты көмірсутек, симметриялы молекула болып табылады. Бензолдағы көміртек-көміртек байланыстары 1,667 еселі, яғни жартылай қанықпаған, катализаторларсыз гидрлеу мүмкін емес. Бензолдың құрылымының ерекшеліктеріне байланысты сутегінің бірінші молекуласының қосылуы күрделі (бос энергияның 296 K температурада +13,2 ккал/мольден  1000 K температурада +31,3 ккал/мольге дейін өзгеруі), оның энергетикалық тиімсіздігі циклогексадиен мен циклогексеннің қанығуымен орнын басу керек. Сондықтан, бензол гидрленуінің жалғыз өнімі циклогексан болып табылады. Екі және бірнеше бензол сақиналарының конденсациясы олардың симметриясы мен байланыстардың электрондық тығыздықтарының тепе-теңдігін бұзады, сондықтан конденсирленген ароматтық көмірсутектерде кейбір байланыстар қысқарған және бензолдағыға қарағанда байланыс еселігі жоғары, яғни көп жағдайда қаныққандығы бойынша екі еселі байланысқа жуықтайды: нафталин – 1,725; антрацен – 1,738; фенантрен – 1,776; хризен – 1,754; 1,2-бензоантрацен – 1,783 [35].

Park және оның әріптестері нафталинді тетралинге және антраценді 9,10-дигидроантраценге дейін сутегі цилиндрімен (P≈1 атм) бөлме температурасында гидрогенизациялау үшін алюминий оксигидроксидінің наноталшықтарындағы нанобөлшекті родий катализаторын қолданды [36], ал ағаш көміріндегі тетраэдрлік және сфералық родий нанобөлшектері қалыпты атмосфералық жағдайда нафталин мен антраценді гидрогенизациялау үшін қолданылды [34, р. 1152]. Нафталин сонымен қатар 1 атм сутегі қысымында иондық сұйық қоспаның қатысында Pd/C катализаторымен тетралинге гидрленген, бірақ бұл қосылысты осындай жұмсақ жағдайда одан әрі декагидронафталинге (декалинге) гидрогенизациялау қиын болды [33, р. 8615]. Тағы бір тәсілде Pd-SiO2 гетерогенді катализаторына қосылған родийдің моноядролық кешендерінен тұратын құрама катализатор қоршаған орта жағдайында (40°C, 1 атм H2) нафталинді тетралинге дейін (88% конверсия) және декалинге дейін (12% конверсия) гидрогенизациялау үшін белсенді болды [37]. Aнтраценнің жұмсақ жағдайдағы гидрогенизациясы (25°С, <10 атм H2) бірқатар нанобөлшектер негізіндегі жүйелерді, соның ішінде алюминий оксигидроксидінің наноталшықтарындағы родий нанобөлшектерін, жоғарыда айтылғандай, көмірдегі тетраэдрлік және сфералық родий нанобөлшектерін қолдана отырып зерттелді [22, р. 402; 33, р. 8615; 38, 39].

Құрамында азот және күкірт бар гетероароматты қосылыстарға келетін болсақ, әдебиетте нанобөлшекті металл катализаторларын қолдана отырып жүргізілген жұмсақ гидрогенизация жағдайларының шектеулі мысалдары бар. Хинолинді гидрогенизациялау үшін Sánchez-Delgado және оның әріптестері 120 немесе 150°C температура және 10-50 атм H2 қысымда поли(4-винилпиридин)-иммобилизацияланған Ru нанобөлшектерін қолданды [40, 41], Grobas және басқалары 28°C температурада және 90 атмосфералық қысымда құмырсқа қышқылында Pd/C катализаторын қолданды [42] және Park және оның әріптестері бөлме температурасы мен 1 атм қысымда алюминий оксигидроксидінің нанофибраларындағы Rh нанобөлшектерін қолданды [36, р. 2039], барлық жағдайларда жалғыз өнім ретінде тек 1,2,3,4-тетрагидрохинолин алынды. Mévellec және әріптестері сонымен қатар әртүрлі субстраттарды, оның ішінде пиридинді пиперидинге дейін және хинолинді 1,2,3,4-тетрагидрохинолинге дейін гидрогенизациялау үшін 1 атм H2 және 20°C температурада Rh нанобөлшектерін қолданды [43]. Mao және басқалары танин егілген коллаген талшықтарындағы Pd нанобөлшектерін 20 және 80°C және 10-40 атм H2 қысымы аралығында хинолинді 1,2,3,4-тетрагидрохинолинге дейін гидрогенизациясында қолданды [44].

Гетероатомдардың әсерін зерттеу үшін бензол және гетероциклді сақинасы бар бициклді қосылыстардың гидрленуін қарастырады. Мұндай зерттеулер классикалық платина және никель катализаторларымен, сонымен қатар MoS2 және WS2 негізіндегі жоғары температуралық катализаторларда жүргізілген. Барлық жағдайда да бірінші гетероциклді сақина гидрленеді. Көміртек – гетероатом байланысы көміртек – көміртек байланысынан әлсіз болғандықтан, гетероциклді сақинаның гидрленуі оның деструкциясымен қатар жүреді [16, с. 140].

Әдебиеттік және тәжірибелік деректер негізінде бензотиофеннің айналу сызбасы ұсынылған (1.1-сурет).

Сурет 1.1 – Катализдік крекинг кезінде бензотиофеннің айналу сызбасы

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [45]

Бензотиофен молекуласы екі ароматты сақинадан – бензол және тиофеннен тұрады. Тиофен сақинасын протон шабуылдауы кезінде бензол сақинасының протондалуынан да тұрақтырақ аралық σ-комплекстің түзілуі жүреді [46, 47]. Сәйкесінше, бензотиофеннің (1) бағыт бойынша айналуы (2) бағыт бойынша айналуға қарағанда көбірек ықтимал.

Гетероциклді сақинаның деструкциясы кезінде алдымен оның қанығуы жүреді, бұл заңдылық фуран сақинасы үшін де сақталады [16, с. 196]. Бірқатар зерттеулерден бензофуранның гидродеоксигенациясы консекутивті айналулар (1.2-сурет) арқылы жүретіні анықталған [48]:

Сурет 1.2 – Бензофуран гидрогенизациясының сызбасы

Егер гидроөңдеу температурасы 300°С-нан жоғары болса, бензофуранның айналуы тереңдеп, этилбензол, этилциклогексан, этилциклогексен қосылыстары түзіледі [16, с. 197].

Yoon және басқалары Rh-Pd/CNT биметалл катализаторы Rh/CNT және Pd/CNT монометалл катализаторларымен салыстырғанда 10 атм H2 және 25°C температурада антраценді гидрогенизациялау үшін өте жоғары катализдік белсенділікке ие екенін көрсетті [49]. Venezia және басқалары Au-Pd/SiO2-Al2O3 катализаторы дибензотиофеннің қатысуымен толуолды гидрогенизациялауда жоғары айналым жылдамдығына ие екендігі көрсетілген [50]. Cонымен қатар Rh/CNT және Pd/CNT катализаторлары бөлме температурасында бензолды гидрогенизациялау үшін төмен белсенділікке ие болған кезде, Pd-Rh/CNT катализаторы әлдеқайда белсенді болды [51]. Бұл таңқаларлық нәтижелер аралас металл нанобөлшектері жүйелері олардың монометалды бастапқы нанобөлшекті катализаторларымен салыстырғанда айтарлықтай өзгеше катализдік сипаттамаларға ие болуы мүмкін деген тұжырымдаманы растайды. Биметалл катализаторлары сияқты аралас металл жүйелері белгілі бір жағдайларда белсенділігі мен селективтілігінің жоғарылауына, сондай-ақ олардың монометалдық аналогтарымен салыстырғанда құрамында азот және күкірт бар қосылыстарға жоғары төзімділікке ие екендігі көрсетілген [52-55].

Sahle-Demessie және басқалары [56] және Liu әріптестерімен [57] жағдайға байланысты антрацен ди-, тетра- және окта-гидроантраценге дейін гидрленетін катализдік гидрогенизация нәтижелерін келтірген. Фенантрен сызықтық изомері – антраценмен салыстырғанда гидрогенизацияға қиынырақ ұшырайды [58, 59]. Неғұрлым қатты жағдайларда және катализатордың көп мөлшерінде ди-, тетра- және окта-гидротуындылармен бірге толық гидрленген молекулалық форма – пергидрофенантрен алынды [49, р. 35].

Фенантренді гидрогенизациялау екі жолмен жүреді: бір немесе екі H2 молекуласын қосқанда, бастапқы өнім ретінде 9,10-дигидрофенантрен немесе 1,2,3,4-тетрагидрофенантрен түзіледі. Тек 9,10-дигидрофенантренге әкелетін симметриялы гидрогенизация промотирленбеген MoS2/g-Al2O3-де байқалды. Керісінше, симметриялы және терең гидрогенизация (сәйкесінше 9,10-дигидрофенантрен және 1,2,3,4-тетрагидрофенантрен) Ni-промотирленген MoS2/g-Al2O3-де бірдей селективтілікпен жүреді. Екі жолдың жылдамдығы катализатордағы Ni атомдарының концентрациясымен сызықтық түрде артады. Симметриялық гидрогенизацияның жоғары жылдамдығы катализатор бетіндегі белсенді формалардың концентрациясының жоғарылауымен түсіндіріледі, ал фенантреннің терең гидрогенизациясы MoS2 плиталарының шетіндегі Ni әсерінен жүзеге асады [58, р. 4118].

Eva Schachtl және авторлар тобымен орындалған [60] жұмыста бастапқы және Ni-промотирленген MoS2/γ-Al2O3 катализаторы қатысында фенантренді гидрогенизациялаудың реакциялық желісі мен элементарлық сатылары зерттелген. Мұнда фенантрен гидрогенизациясының екі жолы анықталған, яғни бірінші жол: фенантрен → 9,10-дигидрофенантрен → 1,2,3,4,4а,9,10,10а-октагидрофенантрен және екінші жол: фенантрен → 1,2,3,4-тетрагидрофенантрен → 1,2,3,4,5,6,7,8-октагидрофенантрен, 1,2,3,4-тетрагидрофенантрен → 1,2,3,4,4а,9,10,10а-октагидрофенантрен (гидрогенизация) және 9,10-дигидрофенантрен → 1,2,3,4-тетрагидрофенантрен (гидрогенизация-изомеризация) қадамдары фенантрен конверсиясы 20%-дан жоғары болған кезде байқалады. Реакция MoS2/Al2O3 бойынша бірінші жолмен (селективтілік 90%) жүреді. Ni-промотирлеу (MoS2 жиектерінде Ni/(Ni+Mo) мольдік қатынасы 0,3) белсенді жиектегі гидрогенизациялау белсенділігін екі есе арттырады және екі жолда да 50% селективтілікке әкеледі. H2 бойынша реакция реттілігі MoS2/Al2O3-те ~0,8-ден Ni-MoS2/Al2O3-те ~1,2-ге дейін өзгереді, ал фенантрен бойынша реакция реттілігі (~0,6) Ni-промотирлеуіне байланысты емес. H2S бойынша реакция реттілігі MoS2/Al2O3 қатысында нөлге тең және Ni-MoS2/Al2O3 қатысында сәл теріс. DFT есептеулері фенантреннің базальды жазықтықтарға параллель адсорбцияланатынын, ал сутегі атомдары базальды жазықтықтарға перпендикуляр шеттерде орналасатынын көрсетеді. Теория сонымен қатар, негізінен S-тәрізді жиектерде орналасқан Ni атомдары гидрогенизацияланған аралық өнімдердің тұрақтылығын арттырады деп болжайды. Фенантренді гидрогенизациялау реагенттің квази-тепе-тең адсорбциялануы және одан кейінгі кезекте сутегі жұптарының адсорбцияланған көмірсутекке қосылуы арқылы жүзеге асырылады.

9,10-Дигидрофенантрен мен 1,2,3,4-тетрагидрофенантреннің түзілу жылдамдығын анықтайтын кезеңдер сәйкесінше бірінші және екінші сутегі жұбының қосылуы болып табылады. SH топтары (шеттерінде белсендірілген H) концентрациясы 1-ші және 2-ші жолдардың жылдамдығын сызықтық корреляциялай отырып, Ni промотирлеуімен ұлғаяды. Ni-дің 2-жолдағы күшейту әсері адсорбцияланған көмірсутектерге сутегінің жедел қосылуымен түсіндіріледі. MoS2 гидрогенизациялық белсенділігіне Ni-дің әсері сутегіні қосып алудың активтену барьерінің төмен болуынан және ішінара гидрленген аралық өнімдерді тұрақтандырудан туындаған адсорбцияланған көмірсутекті тезірек гидрогенизациялауға әкеледі. Нәтижесінде, шеттерінде Ni бар MoS2 учаскелері ішкі гидрогенизацияға жоғары белсенді және өнімдерді терең гидрогенизациялауға селективті катализатор болып табылды.

Катализатордың масса бірлігіндегі гидрогенизация жылдамдығы беттегі белсенді сутегі концентрациясының (SH тобы) және белсенді фазаның дисперсиясының жоғарылауымен ұлғаяды. Соңғысы Ni-дің MoS2 жиектеріне қосылуымен де түсіндіріледі. Фенантренді гидрогенизациялаудағы промотор әсерінің салдары:

- селективтіліктің C9-C10 екілік гидрогенизациясынан бүйір сақинадағы бірнеше реттік гидрогенизацияға ауысуы;

- екі жолдың да жылдамдығының артуы;

- бастапқы өнімдерді терең гидрогенизациялау.

Дегенмен, никель фенантрен гидрогенизациясының реагенттер мен өнімдер квази-тепе-тең күйде болатын Ленгмюр-Хиншельвуд механизмі бойынша жүретін элементарлы сатыларына әсер етпейді. Кинетикалық талдау көрсеткендей, беттегі гидрогенизация бір жұп (ортаңғы сақина) немесе екі жұп Н2 (бүйірлік сақинаны) қосу үшін барьерден өткен кезде орын алады.

CoMo/Al2O3 бинарлы катализаторының қатысында фенантрен гидрогенизациясының кинетикасын зерттеу қорытындысы көрсеткендей, 9,10-дигидрофенантреннен тетрагидрофенантренге дейінгі жолды ескермеуге болады, ал 9,10-дигидрофенантреннен 1,10-октагидрофенантренге дейінгі жолды елеусіз қалдыруға болмайды [59, р. 12264]. Алынған нәтижелер бойынша, жүйедегі сутегі қысымының жоғарылауы реакцияның жүруіне оң ықпалын тигізеді, фенантреннің 1,8-октагидрофенантренге және 1,10-октагидрофенантренге айналуының селективтілігі айтарлықтай артады, ал 9,10-дигидрофенантрен мен тетрагидрофенантрен бойынша селективтілігі аздап төмендейді. Температураның жоғарылауы фенантрен конверсиясының жоғарылауына ықпал етеді, яғни температураның жоғарылауымен фенантреннің 9,10-дигидрофенантрен және 1,10-октагидрофенантренге айналу селективтілігі жоғарылайды, тетрагидрофенантрен бойынша селективтілік төмендейді, ал 1,8-октагидрофенантрен бойынша селективтілік алдымен жоғарылайды, содан кейін төмендейді. Гидрогенизация процесінің жүру уақыты ұлғайған сайын конверсия жоғарылайды, яғни фенантреннің 1,8-октагидрофенантрен және 1,10-октагидрофенантренге айналу селективтілігі артады, ал 9,10-дигидрофенантрен және тетрагидрофенантрен бойынша селективтілік төмендейді.

Фенантрен гидрогенизациясы өткен ғасырдың 70-жылдарынан бастап жайлап зерттеле бастады және ондағы барлық реакциялар қайтымды екені анықталған. Beltramone және басқаларының [61] зерттеуі бойынша гидрогенизация кезінде фенантреннен 9,10-дигидрофенантрен, 1,2,3,4-тетрагидрофенантрен түзіледі, тетрагидрофенантреннен 1,8-октагидрофенантрен мен 1,10-октагидрофенантрен, 9,10-дигидрофенантреннен 1,10-октагидрофенантрен түзіледі. Korre және авторлар тобының зерттеуі [14, р. 101] бойынша 9,10-дигидрофенантреннен 1,10-октагидрофенантрен арасындағы реакция жүрмейді.

Зерттеушілер 280°C температурада фенантрен гидрогенизациясының келесі сызбасын ұсынады (1.3-сурет).

A – фенантрен, B – сутек, C – 9,10-дигидрофенантрен, D – 1,2,3,4-тетрагидрофенантрен, E – 1,8-октагидрофенантрен, F – 1,10-октагидрофенантрен

Сурет 1.3 – Фенантрен гидрогенизациясы реакцияларының сызбасы

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [62]

Осы сызба бойынша анықталған жылдамдық тұрақтылары 1.1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.1 – Фенантрен гидрогенизациясы реакцияларының жылдамдық тұрақтылары

| Реакция | Жылдамдық тұрақтысы, л/(кг·с) |
| --- | --- |
| A + B ⇌ C | 0,2082 |
| A + 2B ⇌ D | 0,0595 |
| C + B ⇌ D | 0,00008 |
| C + 3B ⇌ F | 0,0357 |
| D + 2B ⇌ E | 0,1009 |
| D + 2B ⇌ F | 0,0046 |
| Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [62, p. 85] |  |

Дигидрофенантреннен тетрагидрофенантреннің түзілуін ескермеуге болатынын жылдамдық тұрақтыларының мәндерінен байқауға болады.

Моно-, би- және триметалды оксидті нанобөлшектерге негізделген бірқатар катализаторлар синтезделген және сол катализаторлар қатысында моно-, поли- және гетероароматты субстраттарды гидрогенизациялау үшін катализдік белсенділікке скрининг жүргізілген [63]. Жұмсақ жағдайда толуол, нафталин, пиридин, индол, хинолин, тиофен және бензотиофенді гидрогенизациялау үшін жетпіс екі түрлі катализатор катализдік белсенділікке сыналған. Скрининг нәтижелері бойынша анықталған белсенді катализаторлар ары қарай нафталин мен хинолинді гидрогенизациялау үшін таңдалған. Нафталин мен хинолин – тек азот атомының алмасуымен сипатталатын ұқсас бициклді молекулалар. Катализатордың бірдей көлемін бірдей жағдайларда қолданған кезде хинолин нафталинмен салыстарғанда жылдам гидрленетін субстрат екендігі анықталған. Сонымен қатар, әртүрлі тасымалдаушылардағы нанобөлшектердің мөлшері мен тотығу күйі салыстырмалы түрде бірдей болғанда тасымалдаушының құрамы катализдік белсенділікке үлкен әсер етеді.

Полициклді ароматты көмірсутектерді қаныққан полициклді көмірсутектерге түрлендірудің кинетикалық зерттеулері берілген полиароматты көмірсутектердің бастапқы гидрогенизациясы және оның аралық өнімдерінің кейінгі гидрогенизациясы псевдо-бірінші ретті екенін көрсетеді. Аралық өнімдердің гидрогенизация жылдамдығы әрқашан бастапқыға қарағанда әлдеқайда аз. Полициклді ароматты көмірсутектердің гидрленген бензол сақиналары тудыратын стерикалық кедергінің жоғарылауы өз кезегінде адсорбция процесін және сутегінің катализатор бетіндегі полиароматты көмірсутектерге жетуін қиындатады деп болжанады.

Келесі сызбада (1.4-сурет) ароматты қосылыстардың газ-хроматты масс-спектрометрлік (ГХ-МС) талдау әдісімен анықталған гидрогенизация өнімдері келтірілген:

Сурет 1.4 – Кейбір ароматты қосылыстардың гидрлену өнімдері

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [63, p. 1525]

Бензол сақиналарының саны төртке дейінгі полициклді ароматты көмірсутектерді тығыздығы жоғары полиэтиленмен тұрақтандырылған палладий нанобөлшектерінің қатысында конденсирленген суперкритикалық көмірқышқыл газында жүргізілген катализдік гидрогенизациялау үрдісі [64] әдебиетте көрсетілген (1.5-сурет).

а

ә

б

в

a – бензол; ә – нафталин; б – антрацен; в - фенантрен

Сурет 1.5 – Палладий катализаторлары қатысында ароматты қосылыстар гидрогенизациясының механизмдері

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [64, p. 576]

Осылайша, бірқатар зерттеулерді шолу қорытындысы бойынша полиароматты көмірсутектер мұнай мен ауыр мұнай қалдықтарының, көмірдің, бастапқы таскөмір шайырының және оның фракцияларының органикалық массасының үлгілік нысаны ретінде қарастырылады. Яғни, синтезделген катализаторлардың біріншілік таскөмір шайырының гидрогенизациясындағы белсенділігі мен селективтілігін полиароматты көмірсутектердің гидрогенизациясын зерттеу арқылы бағалауға болады. Көптеген жұмыстарда ауыр мұнай қалдықтарының катализдік гидрогенизациясы үшін үлгілік материал ретінде поликонденсирленген қанықпаған жүйе болып табылатын изомерлер – фенантрен мен антрацен қолданылған. Қарастырылған катализаторлардың ішінде монометалды нанобөлшектермен қатар, гидрогенизация процесінде синергетикалық әсер беретін бинарлы, үштік наноөлшемді металл (Ni, Co, Pd, Rh, Au, Mo) негізіндегі катализаторлар да көптеп зерттелген.

1.3 Ауыр көмірсутекті шикізат гидрогенизациясының катализаторлары

АКШ-тан сұйық өнімдер алу оның органикалық массасының ыдырауы арқылы жүзеге асады. Гидрогенизация процесінде бастапқы өнімді сұйылту және сутегімен қанықтыру жүзеге асырылады. Процесс жағдайларына және АКШ-тың органикалық массасының өзгеру тереңдігіне байланысты гидрогенизация жоғары сапалы мотор отынына (бензин, дизель отыны) немесе органикалық синтезге арналған шикізатқа (көмірсутектер, фенолдар, азотты қосылыстар) айналдыруға мүмкіндік береді. Гидрогенизация өнімдерінің құрамы реакцияға түсетін сутегінің мөлшеріне, катализаторлардың сапасына және процестің параметрлеріне (қысым, температура, уақыт) байланысты [65].

Эффективті катализаторларды таңдау ауыр көмірсутекті шикізатты төмен молекулалық қосылыстарға өңдеу процесінің орталық мәселесі болып табылады. Қазіргі уақытта белгілі катализ теориялары (катализатор беті мен молекула субстраттарының геометриялық сәйкестігі [66], катализдің мультиплетті теориясы [67], катализдің электронды теориясы [68]) катализ табиғатын жалпылау мақсатында жүргізілген катализатор мен белсенді комплекс арасындағы жекелеген заңдылықтарды анықтауға негізделген. Кейбір жағдайларда аталған теориялардың әрбірі жекелеген катализатор типтерінің сапалық тәртібін болжағанымен, қазіргі уақытта катализдің бірыңғай теориясы қалыптаспаған [13, c. 449].

АКШ-ты деструктивті гидрогенизациялау процесінде катализаторларды қолдану процесті жұмсақ жағдайда жүргізуге, органикалық массаның конверсиясын, тазартылған өнімдердің шығымы мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Дәстүрлі катализаторларды пайдалана отырып жүргізілетін көмір мен ауыр көмірсутек шикізатының (мұнай дистилляциясының қалдықтары, пиролиз шайырлары, табиғи битумдар және басқа да осыған ұқсас өнімдер) катализдік крекингі мен гидрокрекингі кезіндегі катализатордың бетінде түзілетін кокс пен металл қосылыстарының шөгіп, оның дезактивациясына әкелетін процестермен қиындайды. Сондықтан арзан, қол жетімді бір реттік катализаторларды іздеу белсенді жүргізілуде [69-71].

АКШ құрамында әдетте конденсирленген ароматты қосылыстар (1.2-бөлімше) көп болады, сондықтан гидрогенизациялау арқылы төмен молекулалық қосылыстар алу әлдеқайда күрделене түседі [72, 73]. Катализатордың табиғаты полиароматты қосылыстардың салыстырмалы реакция қабілетіне қатты әсер етеді [74].

Қазіргі уақытта АКШ гидроконверсиялау үшін катализаторлардың кең спектрі бар. Гидрлеуші компонент ретінде периодтық жүйенің VIII тобындағы металдар (никель, кобальт, темір) [61, р. 7161; 75], сондай-ақ VIII топтағы металдардың оксидтері мен сульфидтері [61, р. 7161; 76] пайдаланылады. [76, р. 131; 77] әдеби көздерден никель мен вольфрамның комбинациясы гидрогенизациялық белсенділікке ие екендігі белгілі.

Катализаторлар бетінде сутегі молекуласындағы әлсіз дара байланыстың диссоциациясы гомолиттік немесе гетеролиттік механизм бойынша жүруі мүмкін. [78] жұмысында 300-900 K температура аралығында атомдық және молекулалық сутегінің қатысында жүргізілген реакциялардың lgKp тепе-теңдік тұрақтысының логарифмі шамаларының температуралық байланыстары келтірілген. Зерттеу нәтижелері бойынша осы температура аралығында молекулалық сутегінің диссоциациясы іс жүзінде жүрмейді (lgKp<<0), дегенмен оның екі сутегі атомына ыдырауы иондарға ыдырауынан тиімдірек. Атомдық сутегі органикалық молекулалармен реакцияға түскенде органикалық радикалдар түзілуі мүмкін.

Полиароматты және гетероароматты молекулаларды гидрогенизациялауда ароматтылықтың бұзылуымен қатар басқа мәселелердің де жиынтығы бар [79]. Гетероароматты гидрогенизация жағдайында гетероатомды субстраттың өзі, әсіресе құрамында азот немесе күкірт болса, металл катализаторды уландыруы мүмкін, бұл катализатордың дезактивтелуіне әкеледі. Катализаторларды ауыстыру және қайта өңдеу қымбатқа түседі, сондықтан гетероатомдарға төтеп бере алатын және жұмсақ жағдайда жұмыс істей алатын белсенді катализаторлардың жаңа түрлерін ашуға және дамытуға үлкен көңіл бөлінуде [24, р. 1776; 25, р. 6524; 26, р. 2531; 27, р. 717]. Осы мақсатқа негізделген нанобөлшекті катализаторлардың артықшылықтары – жоғары беттік ауданы мен энергиясы және салыстырмалы төмен құны [28, р. 60; 29, р. 12663].

Ауыр көмірсутектердің крекинг және изомеризация реакциялары қышқыл субстратта жүреді. Аморфты кремний-глинозем катализаторлардағы крекингтеу функциясын қамтамасыз етеді және гидрогенизация металдары үшін тасымалдаушы болады. Кейде жоғары шығымды дистиллят алатын гидрокрекинг катализаторларын алу үшін аморфты кремний-глинозем катализаторлары немесе оның цеолитпен комбинациясы қолданылады. Сонымен қатар аморфты кремний-глиноземнің өзі катализдік рөл атқарады. Әдетте цеолиттер дистилляттарға селективті жоғары белсенді катализаторларда және нафта өндірісі үшін гидрокрекинг катализаторларында қолданылады [29, р. 12664]. Бұрын қышқылмен өңделген саздар, қабатты силикаттар, қышқыл металл фосфаттары және басқа да қатты күйдегі қышқылдар сияқты қышқыл көмекші компоненттер сыналған. Дегенмен, қазіргі гидрокрекинг катализаторларында бұл материалдардың ешқайсысы жоқ. Аралас металл оксидінің аморфты тасымалдаушылары оксидті құрылымды көрші катиондар арасындағы зарядтың айырмасына байланысты қышқыл рөлін атқарады. NiMo/SiO2-Al2O3 аралас оксид негізіндегі катализатор ауыр мұнай қалдықтарын гидрогенизациялауда қолданылған [80].

Металдық катализаторлар көбінде тасымалдаушылар бетінде қолданылады. Әдетте, ауыспалы элементтерден тұратын ұсақ дисперсті металдық жүйелер силикатты, алюмосиликатты, көміртекті, т.б. тасымалдаушыларға орнықтырылады. Осындай орнықтырылған катализаторларды бифункционалды деп атау қалыптасқан, себебі тасымалдаушының өзі де катализденетін процеске әсер етеді [13, c. 451].

Аморфты кремний-алюминий тасымалдаушысының артықшылығы – ауыр көмірсутекті шикізаттың үлкен молекулаларының қышқыл жерлерге жетуін қамтамасыз ететін көлемді кеуектерінің және дистиллят селективтілігін қамтамасыз ететін металл мен қышқылдың тепе-теңдігін алуды жеңілдететін қасиетінің болуы. Al+3 катионын Si+4 катионына ауыстыру катионмен немесе қышқыл протонмен теңестірілуі керек. Бренстед қышқылының бөлігінен суды кетірсе Льюис қышқылының бөлігін құрайды. Бренстедтің катализатордағы қышқыл бөлігі – бұл протондалған сутегі атомы болып табылатын қышқыл аймақ. Льюистің катализатордағы қышқылдық бөлігі – қышқыл объектісі протондалған сутегіден гөрі электронды жұп қабылдай алатын Al+3 сияқты оң зарядты ион болады. Гидрокрекингтің сенімді механизмдерін Бренстед учаскелері үшін де, Льюис учаскелері үшін де құруға болатынына қарамастан, Бренстед қышқылдығы анағұрлым оңтайлы деп саналады, себебі Льюис қышқылының бөліктері кокс түзілуін катализдеуі мүмкін [81]. SiO2-Al2O3 аморфты аралас оксидтерін алу жолдарын өзгертіп, қажетті қышқылдық және текстуралық қасиеттерге бейімдеуге болады [82, 83].

Келесі жұмыста [84] Нарынқол кен орнынан алынған ұсақдисперсті кремний құрамды табиғи саз бен кремнийдің суда еритін тұзы негізінде синтезделген катализдік композиция (Ba–Al–Si) қатысында Шұбаркөл кен орны көмірінен алынған жартылай кокстеу шайырының катализдік крекингі жүргізілген. Температура 420°С және 3,0 МПа аргон қысымының қатысында бензин фракциясы 34%, дизель фракциясы 50% алынған, бұл таскөмір шайыры жанармай отынының компоненттерін алуға потенциалды шикізат екенін көрсетеді.

АКШ-тың гидрогенизациясы процестерінде салыстырмалы түрде қымбат катализаторлар қолданылады, себебі ауыр көмірсутекті шикізатты өңдеуге арналған катализаторлар қымбат органикалық реактивтер мен көпсатылы дайындау арқылы алынады.

Гидрогенизация катализаторларын әртүрлі тәсілдермен алуға болады. Әдіс әдетте өндірістік шығындар мен қажетті химиялық және физикалық қасиеттерге жету деңгейі арасындағы тепе-теңдікке байланысты таңдалады. Барлық катализатордың құрамы, дайындау процедурасы мен катализатордың қасиеттері арасында байланыс бар дегенмен, катализдік жүйелердің күрделі табиғатына сай бұл түпкілікті түсіндіруге келмейді. Катализатордың химиялық құрамы оның жұмысында шешуші рөл атқарады; физикалық және механикалық қасиеттері де маңызды. Гидрогенизация катализаторларын дайындау бірнеше сатыдан тұрады: тұндыру, сүзу (декантациялау, центрифугалау), жуу, кептіру, қалыптау, қыздыру, сіңдіру, белсендіру. Сондай-ақ, ұнтақтау, елеу сияқты басқа кезеңдер қажет болуы мүмкін. Дайындау әдісіне байланысты бұл кезеңдердің кейбірін алып тастауға болады, ал басқа кезеңдерді қосуға болады [85].

Наноөлшемді катализ саласындағы зерттеулер жақсы селективтілікке ие материалдарды алуға ғана емес, сонымен қатар реакция өнімдерінің жоғары өнімділігін қамтамасыз етуге, алынған материалдардың сипаттамаларын реттеуге, мысалы, катализатор бетінің функционалды қасиеттерін өзгертуге бағытталған. Мысалы, стереохимиялық құрамның өзгеруімен нақты катализдік әрекетін реттеуге болатын катализаторлар бар [86].

Нанобөлшектерді катализде қолданудың орындылығы, біріншіден, катализатордың нақты бетіне пропорционалды химиялық белсенділікпен байланысты. Нанобөлшектерден тұратын катализатордың нақты беті гетерогенді катализаторға қарағанда үлкен, екіншіден, өлшемді әсері бар екені анық. Нанобөлшектердің көптеген қасиеттері олардың өлшеміне байланысты, сондықтан оны өзгерту арқылы нанокатализатордың белсенділігі мен селективтілігін басқаруға болады [87]. Нанохимияның қарқынды дамуы және нанобөлшектердің физика-химиясын жан-жақты зерттеу олардың қасиеттерінің бірегейлігін анықтауға және наноқұрылымдардың жоғары катализдік белсенділікке ие екенін көрсетуге мүмкіндік береді [88-92]. Наноқұрылымдары бар катализаторларды қолдану процестің тиімділігі мен селективтілігін арттыруға, сонымен қатар дәстүрлі катализаторларды өндіруде қолданылатын қымбат металдарды тұтынуды азайтуға мүмкіндік береді [93].

Катализатордың тасымалдаушысы – белсенді катализдік фазаның бөлшектерін бетінде тұрақтандыру үшін қызмет ететін инертті немесе химиялық белсенділігі төмен материал. Гетерогенді катализдегі тасымалдаушының рөлі белсенді зат пен реагенттердің жоғары жанасу аймағын сақтауға мүмкіндік беретін белсенді компоненттің агломерациясын болдырмау болып табылады. Тасымалдаушы мөлшері, әдетте, оған орнықтырылатын белсенді компоненттің мөлшерінен әлдеқайда көп. Тасымалдаушыларға қойылатын негізгі талаптар – беттің үлкен ауданы және кеуектілік, термиялық тұрақтылық, химиялық инерттілік, жоғары механикалық беріктік. Кейбір жағдайларда тасымалдаушы белсенді фазаның қасиеттеріне әсер етеді (тасымалдаушы мен металдың өзара әрекеттесуі). Табиғи (саз, пемза, диатомит, асбест және т.б.) және синтетикалық материалдар (белсенді көмір, силикагель, алюмосиликаттар, алюминий оксидтері, магний, цирконий және т. б.) тасымалдаушы ретінде қолданылады [94].

1.3.1 Хризотил минералы

Қостанай облысы, Жітіқара қаласында хризотил-асбест талшығын шығаратын «Қостанай минералдары» АҚ қуатты кәсіпорны жұмыс істейді. Асбест талшығына әлемдік сұраныс төмендеуде екенін назарға ала отырып, кәсіпорынды жаңа сұранысқа ие, қосылған құны жоғары бәсекеге қабілетті өнім шығаруға бейіндеу мәселесі өзекті болып табылады.

Батыс Еуропа мен АҚШ-та бастау алған, негізінен бәсекелі сипаттағы және амфиболитті асбесттерді пайдалануға қарсы бағытталған науқан хризотил-асбесттің экспорттық мүмкіндіктерін айтарлықтай төмендетті [95, 96]. Осы себепті әлемдегі көптеген асбест тау-кен байыту комбинаттары тұтынушылық сұранысқа ие құрылыс материалдарын өндіру бойынша қосымша қуат көздерін құрды. Нарықтық жағдайда және асбест айналасындағы дағдарыс кезінде хризотил-асбест шикізатын, сондай-ақ оларды байытудың техногендік қалдықтарын қайта өңдеу асбестпен байланысты көптеген тау-кен байыту кәсіпорындары үшін өзекті болып табылады.

Жітіқара кен орнының хризотил-асбест шикізатын өңдеу кезінде тек 6-8%-ы тауарлық талшыққа айналады, қалғаны 3MgО∙2SiO2·H2O серпентин шикізаты болып табылады, қалдықтар түрінде қалады. Техногендік қалдықтар құрамында магний оксидінің едәуір мөлшері, салмағы бойынша орта есеппен 38-42% және негізгі ілеспелі компоненттер ретінде кремний диоксидінің туындылары бар [97, 98].

Табиғи хризотил-асбест шикізатын қайта өңдеу және тауар өнімін алуға арналған жұмыстардың едәуір мөлшерін Қазақстан ғалымдары орындады [99, 100]. Табиғи хризотил-асбест шикізатынан магний мен басқа металдарды алу жұмыстары Ресейде және алыс шетелдерде жүргізіледі [101, 102].

Хризотил (ақ асбест) – магний-серпентиннің сулы-силикатының талшықты түрі (1.6-сурет).

Сурет 1.6 – Табиғи хризотилдің ТЭМ бейнесі

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [103]

Асбест талшығының ыстыққа төзімділік, жанбайтын, химиялық әсерге төзімділік қасиеттері әр түрлі салаларда минералды хризотилді кеңінен қолдану үшін маңызды [104]. Өндірілетін асбесттің шамамен 95%-ын құрайтын хризотил табиғи талшық түрінде кездеседі, оны жоғары және жетілдірілген материалдарды алу үшін бейорганикалық және полимерлі қосылыстарға қосып тоқуға және пішіндеуге болады [105].

Хризотил талшықтары 12-20 бұралған қабаттардан тұрады. Хризотил тұз қышқылының ерітіндісімен шайылғаннан кейін магний оксидінің жойылуынан талшықтардың бұралуы азаятыны анықталды. Осылайша, SiO2 концентрациясының жоғарылауына байланысты хризотилдің қышқылдығы артады.

Табиғи минерал хризотилдің үлкен қызығушылық тудыратын тағы бір себебі – оның макроскопиялық матрицасының нанотүтіктерден тұруы. Олардың ішкі диаметрі шамамен 5 нм, ал сыртқы диаметрі шамамен 30 нм. Бұл нанотүтікшелердің ұзындығы шамамен 1 см болуы мүмкін және олар пішіні гексагональдыға жуық қаптамада орналасқан [106].

Табиғи хризотил-асбестте Fe2O3, FeO, Al2O3, Cr2O3, NiO, MnO, CaO, Na2O, H2O қоспалары бар. Ол қанық жасыл серпентиниттерде көлденең талшықты құрылым жасай отырып тамырланады. Хризотил-асбесттің қалың кесегі жасыл, қанық жасыл түстерге боялып, жылтырлап тұрады, ал егер фибризация болса, жеке талшықтарға бөлініп, ақ мамық тәрізді массаға айналады [107].

Силикат минералы – хризотил табиғи наноөлшемді түтік тәрізді материал болғандықтан наноөткізгіштер өндірісі сияқты белгілі бір қосымшалар үшін көміртекті нанотүтікшелерге балама бола алады [108, 109]. Хризотилдің минералды нанотүтікшелері кейбір маңызды физикалық параметрлерімен көміртекті нанотүтікшелерден ерекшеленеді, олардың механикалық беріктігі төмен, ұзындығы миллиметр диапазонына жетуі мүмкін [110].

Хризотил фибриллаларының құрылымы спиральді түрде иілген қабаттардан тұрады, әдетте x осінің айналасында (клинохризотил және ортохризотил) және сирек y осінің айналасында (парахризотил), диаметрі шамамен 22-27 нм түтікшелі құрылымға айналады. Орамдарда диаметрі шамамен 5-8 нм қуыс өзектер бар, қабаттар одан жоғары қисықтыққа төтеп бере алмайды [111].

Минералдық хризотил Mg3Si2O5(OH)4 октаэдрлік магний гидроксиді қабаттарына қосылған псевдогексагональды желіде Si атомдары орналасқан тетраэдр қабаттарынан тұрады (1.7-сурет). Кремний IV топтың басқа элементтері сияқты тетраэдр түрінде ковалентті төрт σ-байланысын құрады және алмаз тәрізді құрылымға айналады.

Пирамидалар – SiO4 тетраэдрлері. Mg атомдары (орташа өлшемді сфералар) OH топтарындағы О атомдары октаэдрлерінің немесе SiO4 тетраэдрлерінің орталықтарында орналасқан. Үлкен сфералар O және кіші сфералар H атомдары

Сурет 1.7 – Хризотилдің қос серпентин тәрізді қабат құрылымының орамсыз сызбалық көрінісі

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [111, p. 730]

Магний октаэдрлік, кремний тетраэдрлік қоршауда орналасқан. Қабаттар арасындағы қашықтық 1,46 нм құрайды [112].

Хризотил нанотүтіктері жақын аралықта тығыз оралғанын көруге болады. Алайда, алыс тәртіпте хризотил аморфты болып келеді (1.8-сурет).

Сурет 1.8 – Хризотилдің көлденең ТЭМ микрофотографиясы

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [106, p. 657]

Түтікшелі нанообъектілер беттік құрылымына байланысты физикалық сорбция үшін қолайлы объект болып табылады. Нанотүтікшелердің сорбция механизмі басқа сіңіргіш заттардан ерекшеленеді. Хризотилдің жоғары сорбциялық қабілеті беттік қабаты ауданының жоғары болуымен (меншікті беттік ауданы ~20 м2/г) және гидрофилді қасиеттерге ие бірге бағытталған нанотүтікшелердің болуымен түсіндіріледі. Көміртекті нанотүтікшелер бойынша жүргізілген жұмыстарда ерекше атап көрсетілгендей, түтікшелердің ішкі бөлігіне сорбцияланатын зат түскен кезде, түтік трансформациясының жүруі нәтижесінде, бір уақытта түтікаралық кеңістігіндегі сіңіру қабілетін сақтай отырып, сіңірілген заттың каналға тартылу процесі орын алады. Сорбцияланатын заттың түтік каналына немесе түтікаралық кеңістікке түсуі энергетикалық тұрғыдан тиімді болып табылады, яғни сіңірілген зат тұрақты күйде болады [113].

Хризотил бетіне түрлі тәжірибелік жағдайларда сулы ерітіндіден Cu (II) иондарын адсорбциялаудың термодинамикалық және кинетикалық есептеулері [114] жұмысында жүргізілген. Адсорбциялық қасиетінің жоғары болуы [115, 116] хризотилді нанокатализатор тасымалдаушысы ретінде [117] қолдануға мүмкіндік ашады.

Жітіқара кен орнынан алынатын хризотил-асбест минералы нанотүтікшелерінің сорбциялық қасиетін ұлғайту арқылы кең көлемді шаруашылық мақсатта түрлі бағыттарда қолданыла алады: су қоймаларын тазалау, өндірілетін мұнайды күкіртсіздендіру, түрлі мақсаттағы фильтрлерді алу, т.б. [107, с. 8].

Хризотил нанотүтікшелеріне металдардың орнығуы ауыр көмірсутекті шикізатты гидроөңдеу кезінде белсенді беттің коксталуының алдын алады деп болжанады. Бұл өз кезегінде гидрогенизация катализаторы белсенділігінің реакция барысында ұзақ сақталуын қамтамасыз етеді.

1.3.2 Микросфералар

Микросфералар қосымша құнмен сипатталатын көмір күлінің негізгі бөлігі болып табылады. Олар жоғары термиялық тұрақтылық, технологиялық және беріктік сияқты ерекше қасиеттерге байланысты көптеген өндірістік процестерде қолданыла алады. Микросфералардың пайда болуы, олардың сипаттамалары және күлден алынуы [118] әдебиетте келтірілген.

Көмір күлінің компоненттерін бөлудің кең таралған түрі көбікті флотация. Флотациядан соң гравитациялық және магниттік бөлулер жүзеге асырылады. Гравитациялық бөлу кезінде микросфера сулы ортада гидравликалық бөлу әдісімен алынады. Бұл әдіс қарапайым және қолжетімді болғандықтан кең қолданылады [17, p. 89; 119].

Микросфераның сипаттамалары көбінесе химиялық және фазалық құрамына, сондай-ақ бөлшектердің мөлшері, бөлшектердің таралуы және қабықтың қалыңдығы сияқты физикалық сипаттамаларға байланысты.

Микросфераның негізгі құрамын Si, Al құрайды және Fe, Na, K, Mg, Ca және Ti элементтерінің іздері болады. Барлық осы элементтер таза оксидтер түрінде емес, әртүрлі кристалды және аморфты фазалардың қоспасы түрінде болады. Кристалды фазалар: муллит, кристобалит-кварц, K-дала шпаты және магнетит. Сонымен қатар микросфералар кварц, әк және периклазға толы. Кристалдық фазалардың бұл топтары микросфера қаңқасын құрайды. Қаңқаның мұндай құрылымы температураның кең диапазонында микросфераның құрылымдық тұрақтылығын қамтамасыз етеді [120]. Микросфера қаңқасының шамамен 90% массалық үлесін аморфты шыны фазасы құрайды, ол тегіс бетті қамтамасыз етеді [121]. Микросфераны бөлу, кептіру және сақтау қабықтың бетінде гипс, портландит, кальцит және доломит сияқты басқа да кіші фазалардың пайда болуына әкеледі. Бұл формалар негізінен ылғал бөліну кезінде күлден әк, периклаз және гипс ангидриттің еруі нәтижесінде пайда болады. Микросфералар құрғаған кезде гипс, портландит және бруцит ауадан көмірқышқыл газын сіңіріп карбонаттарға (кальцит, доломит, магнетит) айналуы мүмкін (1.9-сурет).

а                                ә                               б                                     в

а – кристалдық фаза, ә – аморфты шыны фаза, б – беткі қабаттағы кристалдық фаза, в – микросфера

Сурет 1.9 – Микросфераның фазалық құрылымы

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [118, p. 6]

Магниттік қасиеттеріне байланысты қабықта Fe2O3 болуының нәтижесінде микросфералар магниттік және магниттік емес болып бөлінеді. Микросфераның қабықшалы құрылымын сыртқы және ішкі жағынан наноөлшемді қабықшамен жабылған күрделі қабатты құрылым ретінде сипаттауға болады. Бұл қабықша қалыңдығы 30-50 нм құрайды. [122-125]. Алюмосиликат әйнегіндегі Fe2О3 мөлшері 3-4% массалық үлесті құраған кезде Fe3+ екі формасы болады: жалғыз иондар және Mg2+ және Al3+ иондары бар шпинель құрылымды суперпарамагнитті фазадан тұратын диаметрі 3-5 нм дейін болатын нанобөлшектер [126]. Магниттік емес микросфералар үшін алюминий концентрациясының жоғарылауы оның мөлшерінің муллит құрамында жоғарылауына және шыны кристалды қабықтың орташа диаметрінің, қалыңдығының және кеуектілігінің төмендеуіне, сондай-ақ кристалды кварц фазасының құрамының төмендеуіне әкеледі [127].

Магниттік микросфералардың сыртқы бетінде феррошпинельдердің гетерогенді аймақтары бар. Темір концентрациясының жоғарылауымен феррошпинель фазасының кристаллиттерінің мөлшері артады, ал темірдің орнын магний мен алюминийдің алмастыру дәрежесі төмендейді [128].

Микросфералар қуыс сфералық құрылымы бар көмір күлінің құнды фракцияларының бірі болып табылады. Ол төмен тығыздығы, жоғары температураға төзімділігі, беткі қабатының кеуектілігі және жоғары беріктігі сияқты қасиеттерінің арқасында көптеген мақсатта қолданыла алады. Соның бірі белсенді катализдік орталықтарының тасымалдаушысы ретінде қолданылуы [129]. Келесі жұмыстарда ферросфералардың, яғни магниттік микросфералардың ауыр мұнай қалдықтарын гидроөңдеуде, термиялық өңдеуде катализатор ретінде қолданылуы келтірілген [130-132].

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, ауыр көмірсутекті шикізатты катализдік гидрогенизациялау процесін зерттеуде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді деуге болады.

Дегенмен, әдебиеттерде хризотил мен микросфера негізіндегі нанокатализаторлар қатысында ауыр көмірсутекті шикізатты, оның ішінде біріншілік таскөмір шайырын өңдеу туралы мәліметтер кездеспейді. Хризотил минералы мен микросфераның физика-химиялық қасиеттерін қарастыра келе, бұл өндіріс қалдықтарының біріншілік таскөмір шайырының гидрогенизациясында қолданылуы экологиялық және экономикалық жағынан тиімді болғандықтан үлкен қызығушылық тудырады. Қарағанды қаласындағы 3-ЖЭО (жылу электр орталығы) күлінен алынған микросфераларды және Қостанай облысы, Жітіқара кен орнындағы хризотил-асбест өндірісінің қалдықтарын ауыр көмірсутекті шикізатты гидробайытуда қосымша құны жоғары нанокатализатор тасымалдаушылары ретінде қолдану перспективті болып табылады.

2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ

2.1 Бастапқы заттар мен реагенттер

Бастапқы шикізат ретінде қолданылған заттар:

- «Шұбаркөл Көмір» АҚ алынған біріншілік таскөмір шайыры.

- Антрацен-98%, «InterСhem», Ресей Федерациясы.

- Фенантрен-95%, «Merck», Ресей Федерациясы.

- Бензотиофен-98%, «Sigma-Aldrich», ҚХР.

- Бензофуран-99%, «Sigma-Aldrich», ҚХР.

- Қарағанды ЖЭО-3 көмір күлінен алынған микросфералар.

- «Қостанай минералдары» АҚ хризотил-асбест минералы.

2.1.1 БТКШ және фракцияларының сипаттамалары

Біріншілік таскөмір шайырының техникалық сипаттамасы. Қарағанды облысы, Шұбаркөл кеніші көмірінен алынған таскөмір шайыры біріншілік шайырларға, яғни қайталама термиялық процестерге ұшырамаған шайырларға жатады. Жоғары температуралы кокстеу шайырынан айырмашылығы, құрамында оттегі бар қосылыстар, негізінен фенолдар мен қанықпаған қосылыстар көп [133]. Таскөмір шайырының техникалық сипаттамасы 2.1-кестеде келтірілген.

Кесте 2.1 – Біріншілік таскөмір шайырының техникалық сипаттамасы

| Сипаттамасы, өлшем бірлігі | Мәні |
| --- | --- |
| 20°С температурадағы тығыздығы, г/см3 | 1,061 |
| 20°С температурадағы сусыздандырылған шайыр тығыздығы, г/см3 | 1,062 |
| Су мөлшері, % | 2,2 |
| Фракциялық құрамы, массалық үлесі (сусыздандырылған шайыр), % | - |
| 180°С-на дейін | 5,1 |
| 180-210°С | 4,4 |
| 210-230°С | 4,8 |
| 230-270°С | 15,8 |
| 270-390°С | 19,7 |
| Толуолда ерімейтін заттардың үлесі, % | 1,4 |
| Хинолинде ерімейтін заттардың үлесі, % | - |
| Фенолдардың үлесі, % | 20,6 |
| Нафталиннің үлесі*, % | 1,6 |
| Күлділігі, % | 0,12 |
| * – ГСХ/МС анализі Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [134-141] |  |

Зерттеліп отырған шайыр төмен тығыздығымен (1,061 г/см3), судың аз мөлшерімен, кристалданатын фракциялардың болмауымен, толуолда еритін заттардың аз шығымдылығымен, фенолдардың жоғары құрамымен, нафталиннің аз үлесімен сипатталады.

Шайыр мен судың тығыздық мәндері жуық болғандықтан, шайырды тұндыру арқылы сусыздандыру мүмкін емес, бұл шайырды фракциялау үрдісін қиындатады. Шайырдан суды бөлу үшін дистилляция алдында шайырға 10% мөлшерде толуол қосылды, толуолдың сумен азеотропты қоспасын айдаған соң фракциялау жүргізілді, температура бу және сұйық фазада өлшенді. Кубтағы термиялық реакциялардың әсерінен біріншілік шайырдың құрамында болуы мүмкін өзгерістердің алдын алу үшін сұйықтық температурасы 390-405°С жеткенде фракциялау тоқтатылды.

Фракцияларды алу шектері мұнайды айдау сияқты қабылданды. Фракциялық айдау кезінде бу фазасында келесідей температура аралығында қайнайтын фракциялар таңдалды: 180°С-на дейін; 180-210°С; 210-230°С; 230-270°С; 270°С-нан дистилляция соңына дейін.

Біріншілік таскөмір шайырының элементтік құрамы. Пиролиздің қатты қалдығындағы көміртектің, сутегінің және азоттың мөлшері Perkin Elmer Instruments фирмасының CHN PE 2400-II автоматтық анализаторында анықталды. Күкірт мөлшері барийметрлік титрлеу әдісімен, оттегі мөлшері айырмашылық арқылы анықталды.

2.2-кестеде фракциялар мен пектің тығыздығы мен элементтік құрамы келтірілген:

- фракциялардағы көміртек мөлшері 80,6-82,5%, пектерде 83-84%-ке дейін жетеді;

- сутегінің мөлшері фракцияларда 9,1-9,8%, ал пектерде 7,4-7,8%-на дейін төмендейді;

- фракцияларда С:Н атомдық қатынасы 0,71-0,79 деңгейінде, пектерде 0,90-0,94 бірлік үлесіне дейін жоғарылайды;

- фракциялар мен пекте оттегі мен күкірт қосындысы 9-10% құрайды, оның ішінде күкірттің мөлшері 0,3%-дан төмен, дистилляция қалдықтарында оттегі мөлшері едәуір төмендейді.

Кесте 2.2 – Элементтік анализ нәтижелері мен фракциялардың тығыздығы

| Өнім | Тығыздығы, г/см3 | Құрамы, мас. % |  |  |  | С/Н атомдық қатынасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | H | N | S+O |  |
| Сусыздандырылған шайыр | 1,062 | 81,45 | 8,57 | 0,69 | 9,29 | 0,79 |
| 180-210°С фракциясы | 0,954 | 80,60 | 9,11 | 1,07 | 10,29 | 0,74 |
| 210-230°С фракциясы | 0,965 | 80,64 | 9,41 | 1,06 | 8,89 | 0,71 |
| 230-270°С фракциясы | 0,970 | 80,89 | 9,23 | 0,93 | 8,95 | 0,73 |
| Кубта 390°С дейін дистилляция қалдығы | - | 83,11 | 7,40 | 0,87 | 8,62 | 0,94 |
| Кубта 405°С дейін дистилляция қалдығы | - | 84,10 | 7,78 | 0,68 | 7,44 | 0,90 |

Біріншілік таскөмір шайырының ИҚ-спектрі диффузиялық шағылысудың ИҚ-Фурье спектроскопиясы әдісімен Perkin-ElmerSpectrumBX-II Фурье түрлендіргіші бар спектрометрде алынды. Спектрлерді жазуға арналған үлгілер мұқият ұсақталған үлгіні жұқа қабатпен арнайы пластина ұстағышқа жағу арқылы дайындалды. Біріншілік таскөмір шайырының ИҚ-спектрі 2.1-суретте келтірілген.

Сурет 2.1 – Біріншілік таскөмір шайырының ИҚ-спектрі

БТКШ дистилляциясының фракциялары мен қалдықтары спектрлерінің жалпы көрінісі ұқсас, бұл барлық үлгілерде бірдей органикалық функционалды топтардың болуын көрсетеді.

Маңызды ақпарат – 3040-2800 см-1 аймағында сіңірудің болуы. 3000 см-1-ден төмен күшті сіңіру (метил және метилен топтарының С-Н байланыстары) алкил топтарының едәуір мөлшерін көрсетеді. Сондай-ақ –СН3 және –СН2–топтардың тербелістеріне шамамен 1450 және 1375 см-1 сіңіру жолақтары сәйкес келеді. Сонымен қатар, ароматты сутегіге жататын 3020 см-1 кезінде сіңіру әлсіз.

Екінші ерекшелігі – фенолдық гидроксилдерге қатысты максималды 3380-3370 см-1 болатын кең жолақ.

900-700 см-1 аймағындағы жолақтар ароматты сақинаның С–Н байланысының тербелістеріне сәйкес келеді. Ең күшті жолақтар 815 см-1 (1,4-орынбасылған ароматты сақина) және шамамен 750 см-1 шыңда (1,2-орынбасылған ароматты сақина). 1600 см-1 аймағында күшті сіңіру ароматты сақинаға тән. 1280-1050 см-1 аумағындағы жолақтар фенолдардағы Аr-О топшасына жатады.

Жалпы, ИҚ-спектрлік зерттеу нәтижелері шайырдың барлық фракциялары мен одан алынған пек құрамында алкил-орынбасылған ароматты қосылыстар, фенолдар және алкил топтары бар басқа қосылыстар көп екенін көрсетеді. Ароматты қосылыстар негізінен орто- және пара-жағдайлардағы орынбасушылардан тұрады. Пектің ИҚ-спектрі фракциялардың ИҚ-спектрлерінен түбегейлі ерекшеленбейді, яғни онда сутегі негізінен алкил топтарында болады және фенол топтары бар. Шайыр фракциялары мен пек үшін ИҚ-спектрлеріндегі келесі кішігірім өзгерістерді атап өтуге болады, 230°С дейінгі және 230-270°С фракциялар үшін 1514 см-1 (бензол сақинасының тербелісі) және 700-900 см-1 аймағында күшті сіңіру тән, бұл бір бензол сақинасы бар қосылыстардың көп мөлшерін көрсетеді.

Біріншілік таскөмір шайырының ПМР-спектрі. Жартылай кокстеу шайырын айдау арқылы алынған фракциялардың ПМР-спектрлері бөлме температурасында CDCl3 ерітіндісінде Broker DRX 400 спектрометріне жазылды.

Үлгілердегі сутегінің таралуы ПМР-спектрлері бойынша химиялық ығысуларға арналған сигналдардың келесі анықтауларына сәйкес анықталды:

0-1,0 ррm – ароматты сақиналармен байланысы жоқ немесе оларға γ-жағдайда орналасқан метил топтарының протондары, (Нγ);

1,0-2,0 ррm – ароматты сақинаға және қос байланысқа қатысты β-жағдайда орналасқан метил, метилен және метин топтарының протондары, сондай-ақ қаныққан құрылымдардағы метилен топтары, (Нβ);

2,0-4,4 ррm – ароматты сақиналар мен қос байланыстарға α-жағдайдағы барлық алкилді топтардағы протондар, (Нα);

4,5-6,7 ррm – олефин құрылымдарының протондары, (Нолеф);

6,7-9,0 ррm – ароматты топтардың протондары, (Наr).

2.2-суретте бастапқы шайырдың ПМР-спектрі көрсетілген.

Сурет 2.2 – Біріншілік таскөмір шайырының ПМР-спектрі

2.3-кестеде ПМР-спектроскопия мәліметтері бойынша сутегі түрлерінің БТКШ, дистиллят фракциялары және дистилляция қалдықтары бойынша таралуының сандық деректері келтірілген.

Кесте 2.3 – Сутегі түрлерінің шайыр, дистиллят фракциялары және дистилляция қалдықтары бойынша таралуы

| Үлгі | Протондардың таралуы, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нγ | Нβ | Нα | Hолеф | HAr |
| Шайыр | 8,42 | 33,84 | 29,38 | 7,74 | 20,62 |
| 180-210°С фракциясы | 8,57 | 28,79 | 28,36 | 10,03 | 24,25 |
| 210-230°С фракциясы | 8,95 | 32,59 | 29,36 | 10,29 | 18,81 |
| 230-270°С фракциясы | 8,55 | 32,65 | 31,28 | 10,51 | 17,01 |
| Буда 270°С жоғары кубта 405°С дейін | 8,46 | 39,93 | 28,54 | 7,70 | 15,40 |
| Кубта 390°С дейін дистилляция қалдығы | 11,66 | 40,56 | 26,57 | - | 21,21 |
| Кубта 405°С дейін дистилляция қалдығы | 9,79 | 43,29 | 25,17 | - | 21,75 |

Барлық фракциялар мен дистилляция қалдықтары үшін ароматтық сақинаға α- және β-жағдайда орналасқан сутегінің жоғары мөлшері сәйкес келеді, бұл ароматтық сақиналар мен қос байланыстардың қасында алкилді орынбасушылардың көп мөлшерде екенін көрсетеді. Тізбекте саны үш көміртек атомынан асатын алкилді топтардың мөлшері көп емес, себебі Нγ < Нα.

Алифатты сутегінің жалпы мөлшері ароматты сутегіден бірнеше есе жоғары.

Бастапқы шайыр мен дистиллятты фракцияларда олефинді сутегі (қанықпаған қосылыстар) бар, оның салыстырмалы мөлшері ең ауыр фракция үшін азаяды. Дистилляция қалдықтарында олефинді сутегі анықталмаған.

Біріншілік таскөмір шайырының 200°С дейін және 200-300°С фракцияларының индивидуалды химиялық құрамының анализі хромато-масс-спектрометрия әдісімен анықталды (Қосымша А). Үлгінің анализі Agilent (АҚШ) фирмасының НР 7890A/5975C MSD ГХ-МС жабдығында жүргізілді. Заттар NIST-98 масс-спектральді мәліметтер базасында идентификацияланды.

2.4-кестеде біріншілік таскөмір шайырын атмосфералық айдау арқылы алынған 200°С дейін және 200-300°С аралығындағы фракцияларының топтық химиялық құрамы көрсетілген.

Кесте 2.4 – Біріншілік таскөмір шайырының 200°С дейінгі және 200-300°С фракцияларының топтық химиялық құрамы

| Индивидуалды химиялық құрамы | Фракциядағы үлесі, мас. % |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤200°С | 200-300°С |
| 1 | 2 | 3 |
| қ-Алкандар | 32,74 | 34,51 |
| Додекан | 3,22 | 0,65 |
| Ундекан | 0,63 | 0,5 |
| Тридекан | 2,22 | 2,37 |
| Тетрадекан | 2,57 | 2,18 |
| Пентадекан | 2,45 | 2,92 |
| Гексадекан | 2,58 | 3,14 |
| Гептадекан | 5,66 | 2,51 |
| Октадекан | 3,01 | 3,73 |
| Нонадекан | 2,91 | 3,5 |
| Эйкозан | 2,8 | 3,37 |
| Генэйкозан | 3,11 | 3,08 |
| Тетракозан | 1,58 | 1,67 |
| Гептакозан | - | 2,65 |
| Октакозан | - | 2,24 |
| изо-Алкандар | - | 0,83 |
| 2,6,10,14-Тетраметилгексадекан | - | 0,36 |
| 10-Метилнонадекан | - | 0,47 |
| Циклоалкандар | 0,22 | 0,81 |
| 1,2,4-Триметилциклогексан | - | 0,61 |
| 1,2-Диэтилциклогексадекан | 0,22 | 0,2 |
| Алкендер | 6,71 | 8,79 |
| 1-Додецен | 0,52 | - |
| 1-Тридецен | 1,12 | - |
| 3-Тридецен | - | 1,04 |
| 2-Тетрадецен | - | 1,13 |
| 1-Пентадецен | 0,71 | 0,94 |
| 3-Гептадецен | 0,23 | 0,2 |
| 1-Гексадецен | 1,04 | 1,64 |
| 5-Октадецен | 0,19 | 0,52 |
| 1-Нонадецен | 2,90 | 3,32 |
| Ароматты көмірсутектер | 4,34 | 3,34 |
| 1-Этил-2-метилбензол | 0,65 | - |
| 1-Метил-2-(2-пропенил)-бензол | 0,49 | 0,21 |
| 1,2,4-Триметилбензол | 0,34 | 0,70 |
| 1,2,3,4-Тетраметил-4-(1-метилэтенил)-бензол | 0,39 | 0,62 |
| 1-(1,5-Диметилгексил)-4-метилбензол | 0,72 | - |
| 2.4-кестенің жалғасы |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1,3-Диметилбензол | - | 0,29 |
| 4-(2-Бутенил)-1,2-диметилбензол | 0,70 | 0,86 |
| (1-Метилпента-1,3-диенил)-бензол | 0,33 | - |
| 2-Метил-1,1-бифенил | 0,28 | 0,49 |
| 2,2’,5,5’-Тетраметил-1, 1’-бифенил | - | 0,17 |
| Индан | 0,2 | - |
| 2,3-Дигидро-1,1,3-триметил-1Н-инден | 0,24 | - |
| Полиароматты көмірсутектер | 14,39 | 16,13 |
| Нафталин | - | 0,73 |
| 1-Метилнафталин | 2,26 | 2,25 |
| 2,7-Диметилнафталин | 3,63 | 1,2 |
| 1,4-Диметилнафталин | - | 0,83 |
| 2,3-Диметилнафталин | - | 1,56 |
| 1-Этилнафталин | - | 0,49 |
| 2-Этенилнафталин | 0,56 | - |
| 1,6,7-Триметилнафталин | 2,18 | 2,38 |
| 1-Метил-7-(1-метилэтил)-нафталин | 0,76 | - |
| 1,6-Диметил-4-(1-метилэтил)-нафталин | 2,34 | 2,73 |
| 1,4,5,8-Тетраметилнафталин | - | 0,84 |
| 1,4,6,7-Тетраметил-1,2,3,4-тетрагидронафталин | - | 1,79 |
| 2-Метил-9Н-флуорен | 1,13 | 0,18 |
| Фенантрен | 0,18 | - |
| 1-Метил-7-(1-метилэтил)-фенантрен | 0,93 | 0,92 |
| Антрацен | 0,42 | - |
| Фенолдар | 25,75 | 23,97 |
| Фенол | 2,50 | 2,58 |
| 2-Метилфенол | 3,12 | 3,02 |
| 4-Метилфенол | 5,41 | 5,62 |
| 2,6-Диметилфенол | 3,44 | 2,53 |
| 2-Этилфенол | 4,53 | 4,57 |
| 2-Этил-6-метилфенол | 4,07 | 4,03 |
| 2,4,6-Триметилфенол | 0,8 | 1,0 |
| 2-Метил-1-нафталенол | 0,91 | 0,42 |
| 2,3-Дигидро-1Н-инден-5-ол | 0,97 | 0,43 |
| Оттекті қосылыстар | 1,91 | 0,71 |
| 4-Метилдибензофуран | 0,29 | 0,71 |
| 2,3-Дигидро-3,3,5,6-тетраметил-1Н-инден-1-он | 1,62 | - |
| Азотты қосылыстар | 0,81 | 0,75 |
| 2,3-Диметилпиридин | - | 0,41 |
| 2,5-Диметил-4-(3-амино-4-метилфенил)-пиридин | 0,32 | - |
| 2-Этил-1Н-бензимидазол | 0,49 | - |
| 5,6-Диметил-1Н-бензимидазол | - | 0,34 |
| Идентификацияланбаған заттар | 13,13 | 10,16 |

Біріншілік таскөмір шайырының 300°С-на дейінгі фракциясында парафинді көмірсутектер 34%, фенолдар 25% және полиароматты көмірсутектер 16% массалық үлесті құрайды.

2.1.2 Модельдік объектілердің сипаттамалары

Біріншілік таскөмір шайырының құрамында кездесетін полиароматты (антрацен, фенантрен) және гетероциклді (бензотиофен, бензофуран) қосылыстар үлгілік нысан ретінде алынды.

Антрацен (InterChem, 98%) – түссіз кристалдық зат, tбалқу – 217°С, tқайнау – 354°С.

(2.1)

Фенантрен (Merck, 95%) – үш бензол сақинасы ангулярлы конденсирленген антраценнің құрылымдық изомері болып табылатын түссіз кристалдық зат, tбалқу – 101°С, tқайнау – 240°С.

(2.2)

Бензотиофен (Sigma-Aldrich, 98%) – түссіз кристалдық зат, tбалқу – 28-32°С, tқайнау – 221-222°С.

(2.3)

Бензофуран (Sigma-Aldrich, 99%) – түссіз майлы сұйықтық, tқайнау – 173-175°С.

(2.4)

2.2 Нанокатализаторларды дайындау әдістемесі

Белсенді фазаны сорбент көлемі бойынша біркелкі тарата отырып тасымалдаушыларда катализаторларды қолдану белсенді компоненттің шығынын азайтуға ықпал етеді және катализатордың белсенділігін арттырады [142, 143]. Катализаторда тұрақты химиялық құрамы бар белсенді орталықты дайындау шарттарының бірі – ерітіндідегі белсенді қоспаларды қиын еритін оксидтердің бетіне орнықтыру және олардың біркелкі таралуын қамтамасыз ету.

2.2.1 Микросфера негізінде катализаторлар дайындау

Микросфераның магниттік сепарациясы. Қарағанды ЖЭО-3 көмір күлінен алынған микросфералар 138Т роликті магниттік сепараторда 7 А ток күші, 8900 эрстед магниттік өрістің кернеуі жағдайында магниттік және магниттік емес бөлікке бөлінді. Магниттік бөлік микросфераның 22,3%-ын құрады.

NiО/микросфера, CoО/микросфера катализаторларын дайындау. Микросфераларға қолданылатын никель мен кобальт тұздары «дымқыл араластыру» арқылы алынды. Ол үшін никель (II) нитраты мен кобальт (II) нитраты кристаллогидраттарынан (Ni(NO3)2·6H2O және Сo(NO3)2·6H2O) жекелеп 20% сулы ерітінділері дайындалды. Алынған ерітіндіге никель мен кобальттың мөлшері процесс соңында алынатын катализатордың жалпы массасының 5% құрайтындай есептеліп, микросфера қосылды. Қоспа қыздырыла отырып, мұқият араластырылды. Қою масса пайда болғаннан кейін 105ºС температурада кептіргіш шкафта кептірілді. Алынған үлгілер 2 сағат ішінде 500ºС температурада муфель пешінде термиялық өңдеуден өтті.

2.2.2 Хризотил негізінде биметалдық катализаторлар дайындау

Зерттеулер [144-147] бойынша Ni-Co биметалдық катализаторларының белсенділігі мен кокстың шөгуіне тұрақтылығы жекелеп алынған Ni және Co металдарының қасиеттерінен артықшылық көрсетеді. Бұл Ni мен Co арасындағы синергия әсерінен болады.

Бастапқы хризотилдің құрамындағы магний, кальций тұздарын кетіру үшін тұз қышқылының 20% ерітіндісімен алдын-ала шаймалау жүргізілді. Бинарлы катализаторды дайындау алдымен суда никель (ІІ) нитратының кристаллогидратын (20%) қыздыру кезінде ерітіп, содан кейін алынған ерітіндіге сілтісізденген хризотилді қосу арқылы жүзеге асырылды. Алынған қоспа қыздыра отырып, қою масса түзілгенге дейін мұқият араластырылды. Түзілген қою масса одан әрі кептіргіш шкафта 105 °C температурада тұрақты массаға дейін кептірілді. Содан кейін кобальт (ІІ) нитратының кристаллогидратын суда ерітіп (20%), процесті никель тұзымен алынған хризотилдің құрғақ массасымен қайталады. Одан әрі никель мен кобальт тұздары қондырылған хризотилді термиялық өңдеу муфель пешінде 2 сағат ішінде 500 °C температурада жүргізілді. Алынған катализдік қоспаның жалпы массасына никель мен кобальттың әрқайсысының массалық үлесі 5% құрайды. Осы жолмен алынған катализатор ары қарай NiCo/хризотил атауымен аталады.

Осындай жолмен никель (ІІ) мен кобальт (ІІ) нитратының әрқайсысының массалық үлесі 1, 5, 10, 15% (сәйкесінше, NiCo/хризотил-1%, NiCo/хризотил-5%, NiCo/хризотил-10%, NiCo/хризотил-15%) құрайтын ерітіндіде бірдей хризотил массасында биметалдық нанокатализаторлар алынды.

2.3 Тәжірибелердің аппаратурасы мен әдістемесі

2.3.1 БТКШ дифференциалдық термиялық анализі

Біріншілік таскөмір шайырының термодеструкциясының кинетикалық параметрлеріне катализаторлардың әсерін анықтау бойынша термогравиметриялық зерттеулер ДТА және ДСК түрлендіргіштерімен қосылатын термогравиметриялық таразылар, металл-резисторлық пеш және түрлі модульдерді басқаратын көп тапсырмалы бағдарламалық қамтамасыз етуші құрылымы бар LABSYS™ EVO TG, DTA, DSC 1600°C (Setaram, Франция) құрал-жабдықтар желісінде жүргізілді.

Сынаманы дайындауда диффузиялық эффекті болдырмау және процесс гомогенділігін қамтамасыз ету үшін 3 г Al2O3 тигельге салып 600°С температурада 2 сағат бойы муфель пешіне күйдіруге қояды. Кейін кептіруге арналған эксикаторға орналастырады. Біріншілік таскөмір шайырының термиялық деструкциясын зерттеу кезінде оның 0,2 г массасына 1% катализатор және кептірілген Al2O3 қосылады.

Термиялық анализ жүргізу үшін көлемі 100 мкл болатын Al2O3-тен екі бірдей тигель пайдаланылды, олардың конструкциясы температураны зат массасында тікелей өлшеуді қамтамасыз етеді. Аналитикалық ұнтақтау арқылы дайындалған қоспаның массасы 10 мг (өлшеу дәлдігі ±0,01%) сынамасы катализаторлардың қатысуынсыз және қатысуымен корунд тигельдердің біріне жүктелді, екіншісі бос қалады. Екі тигельді де аспаптың электр пешіне салып, 20°С/мин тұрақты қыздыру жылдамдығымен температураны 33°C-нан 600°С дейін сызықтық режимде қыздырады, бұл кезде массаның өзгеруі тіркеліп отырады. Үлгі белгілі бір температура мәніне жеткенде реакциялар тобы пайда бола бастайды, осы температурада олардың жылдамдығы байқалады. Осылайша масса жоғалту жылдамдығы артып, реакция аяқталғаннан кейін қайтадан төмендейді. Термиялық анализ тотығу реакциясын болдырмау үшін оттегісіз ортада жүргізіледі. Газ ортасы ретінде азот алынды, шығыны 30 мл/мин.

Процестер салыстырмалы жағдайларда жүргізіледі, себебі зат сынамасының мөлшері мен гранулометриялық құрамы анализ нәтижелеріне әсер етеді. Дериватограммалардың түрі газ шығару жағдайларына да байланысты. Егер газ тәрізді заттардың түзілу жылдамдығы оларды шығару жылдамдығынан жоғары болса, онда сынаманың ішінде термодеструкция барысына әсер ететін газ тәрізді өнімдер жиналады. Газдардың жиналуын болдырмау үшін дериватографта оларды сору қарастырылған.

Ауыр көмірсутекті шикізаттың термиялық ыдырау үрдістерін зерттеу нәтижесінде олардың белгілі-бір температуралық аралықта физика-химиялық айналулары мен химиялық реакциялардың жиыны екені анықталған. Бір уақыттағы кезектескен-параллельді әрекеттесулердің және идентификацияланбаған заттардың көптігінің әсерінен осындай процестерді химиялық кинетиканың классикалық әдістерімен зерттеу мүмкін емес. Ауыспалы температура жағдайында құрамы белгісіз заттардың термиялық ыдырау кинетикасын зертханалық модельдеудің және зерттеудің ыңғайлы әдісі термогравиметрия болып табылады, ол температура өзгерген кезде ұшқыш заттардың бөлінуіне байланысты зерттелетін үлгінің массасының жоғалуын өлшеуге негізделген. Температураның өзгеру жылдамдығының температуралық режиммен байланысын анықтайтын анализ термографиялық анализ деп аталады. Термогравиметриялық және термографиялық анализдерді қамтитын әдіс біріктірілген термиялық анализ деп аталады. Оны жүргізуге арналған құрылғылар дериватографтар деп аталады. Олар заттың термиялық өзгеру процесін сипаттайтын төрт қисықты бір мезгілде автоматты түрде тіркеуге мүмкіндік береді: массаның жоғалуы, үлгі температурасының көтерілуі, термиялық деструкция кинетикасын сипаттайтын массаның жоғалу жылдамдығы және энтальпияның өзгеруін көрсететін температураның өзгеру жылдамдығы, яғни зат массасында өтетін реакциялардың және құрылымдық фазалық қайта құрудың жылу әсерлері. Барлық өлшеулер бір сынаманы пайдалана отырып жүзеге асырылады.

Бастапқы кезең судың булануымен, макромолекулалардың бүйір топтарының ыдырауы есебінен құрамында оттегі бар газдардың бөлінуімен байланысты (себебі көміртегі-оттегі байланысының термиялық тұрғыдан тұрақтылығы төмен). Бұл кезеңде негізгі құрылымдық буындар арасындағы байланыстардың үзілуі, бүйір тізбектерінің ыдырауы және ішінара ыдырауы басым болады, ішінара O2, N2, S жойылады [148]. Бұл кезеңде ұшқыш заттардың шығуы көп емес. Екінші кезеңде термосинтез реакциялары тобының қарқындылығы ауыр көмірсутекті шикізаттағы заттар ыдырауының реакциялық қабілетінің жоғарылауы салдарынан артады.

Қатты және ауыр көмірсутекті шикізаттың термиялық деструкциясын зерттеудің түрлі әдістері ұшпайтын ауыр өнімдердің түзілуін, газтәрізді және сұйық өнімдердің құрамын ескермейтін термогравиметрия комплексті процесінің әр түрлі қырларын көрсетеді. ТМД елдерінде және алыс шетелде қатты және ауыр көмірсутекті шикізаттың деструкция кинетикасын зерттеуде дериватографтардың кең қолданылуы осындай зерттеудің орындылығын көрсетеді [149-151].

Ауыр көмірсутекті шикізаттың (біріншілік таскөмір шайыры) ауыспалы температуралық өрістегі деструкциясының ДТГ қисықтарының сипаттамасы процестің кезеңдерден тұратынын және әр түрлі жылдамдықта жүретінін көрсетеді. БТКШ термодеструкциясы процесі бірінші ретті реакция кинетикасымен жақсы сипатталады. Зерттелетін БТКШ және оның катализаторлармен қоспасының ыдырау процестерінің активтелу энергиясын есептеу 80-нен 550°С аралығында жүргізілді.

БТКШ термиялық ыдырау процесінің кинетикалық параметрлері (активтелу энергиясы, жылдамдық тұрақтысы, экспоненциал алды көбейткіш) екі түрлі әдіспен анықталды. Бірінші әдісте термокинетикалық есептеулер үшін деструкцияның басталуы мен аяқталуы аралығындағы термогравиметриялық қисық тұтасымен қолданылады (әрі қарай шартты түрде «брутто-стадиялық» әдіс) [152]. Активтелу энергиясын анықтау үшін үлгі массасының жоғалу жылдамдығының температурадан тәуелділігін сипаттайтын кинетикалық теңдеудің логарифмдік формасы қолданылады.

Термогравиметрия мәндері келесі координаттарда сызықты түрге ие:

ln[ri/(mmax-mi)] - f(1T),                                   (2.5)

мұнда ri – бірінші ретті реакцияның і-нші сатысы, мг/мин;

mi – берілген сатыдағы бөлінген ұшқыш заттардың ағымдағы массасы, мг;

Т – абсолюттік температура, K.

Термогравиметриялық қисықтарды өңдеу үшін ауыр көмірсутекті шикізаттың термиялық деструкциясы процесін келесідей қарастырамыз: A бастапқы зат B аралық қатты өнімді және P1 ұшатын өнімді түзе отырып, кезекпен ыдырайды. Содан кейін B келесі аралық өнімге C ауысады және P2 ұшатын өнімді бөледі және т.б.:

Ak1B+P1↑k2C+P2↑k3…                                     (2.6)

Термиялық деструкция процесі бірінші ретті тізбекті реакциялармен сипатталады. Процестің жылдамдығы ұшатын заттардың жалпы жиналуына қарай анықталады, яғни белгілі бір уақыт аралығында олардың массасы өлшенеді, бөлінген ұшқыш заттардың массасы қатты үлгінің массасының жоғалуына тең.

Екінші термогравиметриялық анализ әдісі профессор Гюльмалиев жұмысында [13, c. 397] сипатталған, ауыр көмірсутекті шикізаттың термиялық деструкция процесінің заңдылықтарын сипаттайтын кинетикалық параметрлерінің мәндерін (реакция реті, жылдамдық тұрақтысы, активтелу энергиясы) анықтауға мүмкіндік береді. Жылдамдық тұрақтысының температураға тәуелділігі Аррениус теңдеуі бойынша беріледі.

А.М. Гюльмалиевтің монографиясында [13, с. 385] және В.С. Папков мақаласында [153] термогравиметриялық талдау деректері бойынша көмірдің термиялық ыдырауының кинетикалық параметрлерін анықтау әдісінде термогравиметрия қисығының максималды ыдырау жылдамдығындағы бір нүктесі (әрі қарай шартты түрде «иілу нүктесі» әдісі) қолданылады, ал алынған нәтижелер барлық қисыққа тұтастай беріледі. Сонымен қатар, бұл әдіс үш белгісіз параметрді қамтитын жүйенің сенімділігі жеткіліксіз болған кезде ыңғайлы емес. Мысалы, алдымен ыдырау нүктесіндегі бастапқы зат массасының өзгеру дәрежесіне қарай олар деструкция реакциясының ретін бағалайды, содан кейін реакция ретін, өзгеру дәрежесін және осы нүктедегі температураны біле отырып, зерттелетін процестің активтелу энергиясы мен экспоненциал алды көбейткішін анықтайды. Бұл тәсілмен әрбір келесі параметрді есептеу кезінде оны анықтау қатесі өте тез өсетіні анық. Реакцияны бірінші ретті деп санаған тиімді, себебі k0 өлшемі тек уақытты қамтиды және заттың мөлшері қандай бірліктерде өлшенетіні маңызды емес.

Термогравиметриялық анализ деректері бойынша термиялық ыдырау процестерінің кинетикасын зерттеуде бірқатар тәсілдер бар. Процесс бір сатыда өтетін немесе реакциялық кезеңдер температура интервалдары бойынша алыс орналасқан, сондықтан жеке брутто-процестерге оңай бөлінетін жағдайлар үшін тәсілдер жақсы әзірленген. Әдетте, процесс Аррениус тәуелділігіне бағынатын x ретті реакция жылдамдығының теңдеуі [152, c. 12] бойынша жүреді:

dmdτ=-k0e-Ea/RT∙mx,                                       (2.7)

мұнда m – сынаманың τ уақыт аралығында ұшпаған затының массасы (мг);

Ea – активтелу энергиясы, кДж/моль;

k0 – экспоненциал алды көбейткіш, мин–1;

R – универсалды газ тұрақтысы, кДж/моль·K;

T – абсолютті температура, K;

x – реакция реті.

Айта кету керек, бұл жағдайда жеке заттардың белгілі бір реакцияларының кинетикалық тұрақтылары туралы емес, температура белгілі бір жылдамдықпен көтерілген кезде үлгінің жалпы массасының өзгеру тәуелділігін сипаттайтын термиялық ыдырау процестерінің кейбір параметрлері туралы айтылады. Осы себепті, белгілі бір термиялық ыдырау жағдайларында анықталған k0, Eа, х мәндерін басқа жағдайларда, мысалы, температураның басқа көтерілу жылдамдығында заттың термиялық ыдырауын сипаттау үшін пайдалануға болмайды.

2.3.2 Модельдік қосылыстар мен БТКШ гидрогенизациясы

Модельдік органикалық қосылыстар мен бастапқы таскөмір шайырын гидрогенизациялау процесі сәйкесінше сыйымдылығы 0,05 л және 0,5 л, ішкі араластырғышы бар автоклавтарда (ҚХР өндірісі), сутегінің бастапқы қысымы 3,0-5,0 МПа аралығында, температура 370-тен 430°C-қа дейін және 20-дан 100 минутқа дейін ұзақтықта жүргізілді. Реакцияның басталған уақыты ретінде автоклавтың қажетті температураға дейін қызған уақыты алынады. Гидрогенизация процесінде катализатордың массалық құрамы бастапқы қоспаның 0,5-2,0% құрайды. Қоспа алдын-ала араластырылады, содан кейін дайындалған масса автоклавқа жүктелді. Реактор сутегімен үрленіп, газдың белгіленген қысымын қамтамасыз етеді. Содан кейін реактор қажетті температураға дейін қыздырылып, бекітілген уақыт бойы ұсталады. Автоклавтың қызу жылдамдығы орташа шамамен 10°C/мин құрайды. Жұмыс кезіндегі автоклавтағы қысым бастапқы қысымға байланысты 5-12 МПа арасында болады. Тәжірибе аяқталған соң ол бөлме температурасына дейін салқындатылып, реакция қоспасы бензолда ерітіледі.

2.3.3 Хромато-масс-спектрометриялық анализ

Модельдік органикалық қосылыстар гидрогенизаты, бастапқы таскөмір шайырының жеңіл және орта фракциялары, бастапқы таскөмір шайырының гидрогенизациясынан түзілген өнімдердің ≤200°С және 200-300°С фракцияларының хромато-масс-спектрометриялық анализдері масс-спектрометриялық детекторы 5975С AgilentTechnologies7890A (АҚШ)  газдық хроматографында жүргізілді. Анализ үшін А маркасының  SE қозғалмалы фазасы, ұзындығы 30 м, диаметрі 0,25 мм, капилляр ішіндегі адсорбент қалыңдығы 0,25 мкм болатын НР-5НS хроматографиялық колонка пайдаланылды. Колонканың температурасы 60-300ºC аралығында бірқалыпты өзгеріп отырды, гелий 8 мл/с жылдамдықпен берілді.

Үлгіні колонкаға көлемі 1 мкл 7683В автосемплерімен енгізеді. Колонкада бөлінгеннен кейін үлгі масс-спектрометрдің ионизациялық камерасына түседі. Камераға түскен үлгі молекуласы 250°C температурада энергиясы 70 эВ электрондық соққымен бөлшектенеді. Ионизациялық камерадан электрстатикалық өріспен тартып шығарылған бөлшектер квадрупольдік конденсаторға түседі, осында зерттеліп отырған компоненттің масс-спектрлері алынады. Хроматограммалар мен масс-спектрлер MSDChemStationE02.00.493 бағдарламасымен өңделді. Заттардың идентификациясы NIST-98 масс-спектрлер мәліметтер базасы бойынша жүргізілді.

2.3.4 Газ-сұйықты хроматографиялық анализ

Біріншілік таскөмір шайырын гидрогенизациялаудан кейінгі түзілген газ өнімінің газ-сұйықты хроматографиялық (ГСХ) анализі 2ЖӨД/ЖИД детекторлік модулі бар «Кристаллюкс 4000М» (Ресей Федерациясы) хроматографында тұрақты газдар үшін СаА 1-3 м, d-3 мм колонкасында және көмірсутектік газдар үшін Porapak R 1-3 м, d-3 мм колонкасында жүргізілді.

2.4 Есептеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау

Өлшеу нәтижесінің дәлдігі көбінесе s стандартты ауытқуымен сипатталады. Бір стандартты ауытқу қателердің (ауытқулардың) кездейсоқ таралуы кезінде кез-келген өлшеудің нәтижесін алудың ықтималдығы 68,26% құрайтын арифметикалық орташа мәннен жоғары және төмен шекараны көрсетеді. Стандартты ауытқу келесі формулалар бойынша есептеледі:

s=(Xi-X)2N-1=(Xi2)-[Xi2N]N-1,                                      (2.8)

мұнда s – стандартты ауытқу;

Хi – анықталатын шама;

X – орташа арифметикалық мәні;

N – өлшеулер саны.

Стандартты ауытқу әдістің нақтылығының сипаты болып табылады (ол нәтижелердің шашыраңқылығын көрсетеді). Оны өлшенетін шамалардың арифметикалық ортасынан стандартты ауытқуымен шатыстыруға болмайды. Өлшеу нәтижелерін көбінде арифметикалық орташа±стандартты ауытқу ретінде жазады. Дегенмен дұрысы арифметикалық орташа±арифметикалық ортадан стандартты ауытқу болып табылады.

sm=sN,                                                 (2.9)

мұнда sm – арифметикалық ортадан стандартты ауытқу;

s – стандартты ауытқу;

N – өлшеулер саны.

Осы тәсілмен анықталған шама 68% сенімділікті береді. Сенімділік дәрежесін арттыру үшін Стьюденттің t-таралу мәнін қолданады [154, 155].

Біріншілік таскөмір шайырының NiCo/хризотил-5% нанокатализаторы қатысындағы гидрогенизациясы өнімінің жеңіл және орта фракциясының шығымын анықтаудың дәлдігін бағалау жоғарыдағы әдебиеттерде келтірілген есептеу бойынша жүргізілді (кесте 2.5).

Кесте 2.5 – Біріншілік таскөмір шайырының гидрогенизациясында жеңіл және орта фракция шығымының стандартты ауытқуы

| Хі (%) | Хі2 |
| --- | --- |
| 55,6 | 3091,36 |
| 56,4 | 3180,96 |
| 57,1 | 3260,41 |
| 57,6 | 3317,76 |
| 58,0 | 3364 |
| Xi=284,7 | Xi2=16214,49 |

БТКШ катализдік гидрогенизациясы нәтижесіндегі 300°С-на дейінгі кең фракция шығымының орташа арифметикалық мәні 56,94% құрайды. Кестедегі мәліметтер бойынша стандартты ауытқу (2.8) мен арифметикалық орта мәнінен стандартты ауытқу (2.9) мәндерін табамыз:

s=16214,49-81054,0954=0,958;

sm=0,9585=0,428.

5 өлшемнен тұратын серия сенімділігінің (сенімді ықтималдығының) 90%-дық деңгейі үшін түзету коэффициенті t=2,132 екенін ескеріп [155, с. 515], шайырдың кең фракциясы шығымының арифметикалық ортадан стандартты ауытқуы түзетіледі. Өлшеніп отырған гидрогенизаттың 300°С дейінгі фракциясы шығымы шамасының шын мәні 56,94±0,912% аралығында орналасқан.

Осылайша, біріншілік таскөмір шайырының гидрогенизация процесі кезіндегі 300°С дейінгі кең фракцияның шығымын анықтау қателігі 1,6% құрайды.

3 ТӘЖІРИБЕ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ

3.1 Катализаторлардың физика-химиялық қасиеттері

3.1.1 Катализатор тасымалдағыштарының химиялық құрамы

Микросфера мен оның магниттік бөлігінің индивидуалдық химиялық құрамы МЕМСТ 10538-87 [156] арқылы анықталды (3.1-кесте).

Гравиметриялық рентген-спектрлік флуоресценттік анализ арқылы хризотил минералының индивидуалдық химиялық құрамы анықталды. Рентген-спектрлі флуоресценттік анализ СРМ-25 көпканалды рентгендік спектрометрінде жүргізілді (3.1-кесте).

Кесте 3.1 – Тасымалдағыштардың химиялық құрамы

| Үлгі | Компоненттер, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | P2O5 | MnO | TiO2 | ККШ* |
| Микросфера | 56,92 | 35,96 | 2,97 | 0,78 | 1,25 | 0,83 | 0,92 | 0,09 | 0,04 | 1,72 | 0,07 |
| Магниттік бөлігі | 51,94 | 35,75 | 4,25 | 2,07 | 1,49 | 0,48 | 0,32 | 0,40 | 0,08 | 0,52 | - |
| Хризотил | 66,59 | 0,95 | 3,64 | 0,27 | 25,56 | 0,10 | 0,56 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 3,40 |
| * – Күйдіру кезіндегі шығындар: H2O, CO2, С, H2, SO3, микроэлементтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1-кестеден байқағандай көмір күлінен алынған микросфераның негізгі құрамын кремний мен алюминий құрайтыны 1.3-бөлімдегі микросфераның әдебиеттердегі жалпы сипаттамасымен сәйкес келеді. Магниттік бөлігіндегі темір (ІІІ) оксидінің мөлшері микросферадағы мөлшерінен 1,5 еседей жоғары.

Хризотилде ~67% кремний оксиді, ~26% магний оксиді анықталды. Формуласы Mg3Si2O5(OH)4 болатын хризотил минералының негізінде кремний оксиді мен магний оксидінен тұратын күрделі құрамды талшықтар екені 1.3-бөлімде сөз етілген.

3.1.2 Элементтік анализ нәтижелері

Нанокатализатор бетіндегі элементтердің мөлшері ауа ортасында, 600 µА ток күшінде, 30 кВ кернеулі молибден анодты рентген түтігімен жабдықталған ФОКУС-2М спектрометрінде алынған рентгендік флуоресценттік анализ әдісінің көмегімен анықталды (3.2-кесте).

Кесте 3.2 – Нанокатализаторлардың элементтік анализі нәтижелері

| Элемент | Мөлшері, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NiO/микросфера | CoO/микросфера | NiCo/хризотил | NiCo/хризотил-1% | NiCo/хризотил-5% | NiCo/хризотил-10% | NiCo/хризотил-15% |
| Ca | 0,94 | 1,75 | 0,09 | 0,39 | 0,08 | 0,1 | 0,04 |
| Ti | 0,99 | 1,51 | 0,01 | - | - | - | - |
| Mn | 0,22 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Fe | 6,86 | 21,8 | 6,67 | 10,6 | 3,57 | 1,63 | 1,55 |
| Ni | 50,8 | 1,79 | 31,6 | 42,1 | 51,7 | 53,2 | 50,9 |
| K | 0,6 | 1,56 | 0,06 | - | - | - | - |
| Si | 16,6 | 21,6 | 12,9 | 16,4 | 1,84 | 0,27 | 4,59 |
| Al | 22,8 | 21,9 | 20,1 | - | - | - | - |
| Cr | - | 0,02 | 0,19 | 0,34 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Co | - | 27,8 | 28,3 | 29 | 41,9 | 44,5 | 42,7 |
| Cl | - | - | - | 1,05 | 0,75 | 0,24 | 0,20 |
| Sr | 0,27 | - | - | - | - | - | - |

NiCo/хризотил және NiCo/хризотил-5% нанокатализаторларындағы никель мен кобальттың сандық құрамы 3.3-кестеде келтірілген. Никель, кобальт және кремний оксидінің құрамы 21°C температурада, 727 мм сын. бағ. атмосфералық қысым кезінде Рrofile Plus индуктивті байланысқан плазмасы бар атомды-эмиссиялық спектрометрімен анықталды.

Кесте 3.3 – Хризотил негізіндегі нанокатализаторда никель мен кобальттың мөлшері

| Катализатор | Компонент мөлшері, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Никель (Ni) | Кобальт (Co) | SiO2 |
| NiСо/хризотил | 4,04 | 4,73 | 67,78 |
| NiCo/хризотил-5% | 12,94 | 12,86 | 72,63 |

3.1.3 Рентгенфазалық анализ нәтижелері

Дрон–4-07 ұнтақты рентген дифрактометрінде кобальт (Со) аноды бар және сканирлеу жылдамдығы 4 град./мин түтікті пайдалана отырып, 30 кВ кернеу және 20 мА ток күші режимінде дайындалған нанокатализатордың зерттелетін үлгілеріне рентгенфазалық анализ жүргізілді. 3.1а, 3.1ә, 3.1б-суреттерде бастапқы микросфера мен оның негізінде дайындалған нанокатализаторлардың рентгенфазалық анализ нәтижелері келтірілген.

а

ә

б

а – микросфера, ә – NiO/микросфера, б – СoO/микросфера

Сурет 3.1 – Катализаторлардың рентгенограммалары

Рентгенфазалық анализ бойынша микросфераның рефлекстері 3Al2O3·2SiO2 (муллит), NiO/микросфера рефлекстері 3Al2O3·2SiO2 және MgNiO2, СоO/микросфера рефлекстері 3Al2O3·2SiO2 және Co кристалдық фазаларын көрсетеді.

3.2а, 3.2ә-суреттерде NiCo/хризотил және NiCo/хризотил-5% нанокатализаторларының рентгенфазалық анализ нәтижелері келтірілген.

а

ә

а – NiCo/хризотил, ә – NiСo/хризотил-5%

Сурет 3.2 – Нанокатализаторлардың рентгенограммалары

Рентгенфазалық анализ бойынша NiCo/хризотил және NiСo/хризотил-5% рефлекстері хризотил – Mg3[OH]4{Si2O5}, кобальт (ІІ, ІІІ) оксиді – CoCo2O4, никель (ІІ) оксиді NiO кристалдық фазаларын көрсетеді.

3.1.4 Сканирлеуші электрондық микроскопиялық зерттеу

Катализаторлар тасымалдаушысы – микросфераның және дайындалған катализаторлар бетінің микрофотографиялары MIRA3 TESCAN сканирлеуші электронды микроскопында алынды (3.3а, 3.3ә, 3.3б, 3.3в-суреттер).

| а | ә |
| --- | --- |
| б | в |

а – микросфера, ә – магниттік микросфера, б – NiO/микросфера, в – CoО/микросфера

Сурет 3.3 – Микросфералық катализаторлардың СЭМ микрофотографиялары

Микрофотографиялардан микросфера беті магнитті бөлігімен салыстырғанда тегісірек екені байқалады. Осыдан магнитті микросфераның адсорбциялық қасиетінің жоғары болатынын болжауға болады. Микросфера бетіндегі никель және кобальт бөлшектерінің өлшемі шамамен 200-300 нм құрайды (3.3б-в суреттер).

3.4а-суретте сілтісіздендірілген хризотилдің және 3.4ә-суретте дайындалған NiCo/хризотил катализаторының сканирлеуші электрондық микроскопта алынған микрофотографиялары көрсетілген.

| а | ә |
| --- | --- |

а – сілтісіздендірілген хризотил, ә – NiCo/хризотил

Сурет 3.4 – Хризотил негізіндегі катализаторлардың СЭМ микрофотографиялары

3.4а-суреттегідей хризотил нанотүтікшелерінің өзара оратылып, талшықты құрылым түзетіні әдебиеттік шолуда (1.3-бөлім) қарастырылған. СЭМ зерттеуден хризотил нанотүтікшелерінің диаметрі 60-75 нм, ал бір-біріне ұзын бойымен оратылып, біріккен нанотүтікшелерден құралған талшықтың диаметрі шамамен 1 мкм құрайтыны көрінеді.

Сілтісіздендірілген хризотил бетіне металл нанобөлшектерін дымқыл араластыру арқылы орнату (2.2.2-бөлімшеде сипатталған) талшықты құрылымның ашылуына әкелетіні байқалады (3.4ә-сурет). Орныққан металл бөлшектерінің диаметрі шамамен 70-120 нм арасында екені байқалады.

3.1.5	Сканирлеуші зондтық микроскопиялық зерттеу

Хризотил минералының беттік топографиясы (3.5-сурет) JEOL фирмасының JSPM-5400 атомдық-күштік микроскопында түсірілді. Бетті түсіру AC-AFM режимінде «Топография» өлшеу әдісімен жүргізілді. Сканирленетін беттің ауданы 5,0×5,0 мкм, сканирлеу жылдамдығы 6 мкм/с. Сканирлеу үшін MikroMasch фирмасының CSC37/AIBS зонды қолданылды. Алынған суреттерге WinspllDataProcessing программасы арқылы анализ жүргізілді.

Сурет 3.5 – Хризотил минералы түтікшесінің электронды-микроскопиялық суреті

3.5-суретте бірнеше хризотил кристалдары бетінің топологиясы көрсетілген. Мұнда жеке кристалдардың жұқа талшықты құрылымы байқалады. Талшықтардың өлшемін анықтау үшін беттің профилі бағыттаушы бойымен түсірілген. Өлшемдер суреттің төменгі бөлігінде көрсетілген. Беттік профильде байламдағы талшықтар санына байланысты түтікшелер шоғырының биіктігі ~40-90 нм, ені ~100-300 нм құрайды. 3.1.4-бөлімшеде сканирлеуші электрондық микроскопиялық зерттеу арқылы хризотил нанотүтікшелерінің диаметрі 60-75 нм аралығында екені анықталған. Әдебиеттік шолуда (1.3-бөлім) хризотил нанотүтікшесінің сыртқы диаметрі 22-30 нм құрайтыны сөз етілген. Яғни, хризотил бетін топологиялық зерттеу кезінде алынған мәлімет бойынша сыртқы диаметрі ~40 нм болатын нанотүтікшелердің бар екені анықталды.

3.1.6 Трансмиссиялық электрондық микроскопиялық зерттеу

Хризотил нанотүтікшелерінің беткі қабаты 120 кВ үдеткіш кернеуі бар Jеol Jеm-1400Plus (Германия) трансмиссиялық электрондық микроскоптың көмегімен алынған микрофотографиялары бойынша анықталды. 3.6-суретте хризотил үлгісінің әр түрлі масштабтағы микрофотографиялары көрсетілген.

| а | ә |
| --- | --- |

а – алыс масштаб, б – жақын масштаб

Сурет 3.6 – Хризотилдің түрлі масштабтағы ТЭМ микрофотографиялары

Әдебиеттік шолудың 1.3.1-бөлімшесінде хризотил түтікшелері қуыс өзектерінің диаметрі 5-8 нм құрайтыны сөз етілген. Бұл суреттен хризотил нанотүтікшелерінің ішкі диаметрі 10 нм шамасында болатынын аңғаруға болады.

3.1.7 Катализатор бөлшектерінің өлшемдері мен таралуы

Бөлшектердің мөлшерін анықтаушы лазерлік NanoS90 құрылғысында жарықтың динамикалық шашырауы арқылы NiО/микросфера, CoO/микросфера, NiCo/хризотил катализаторлары бөлшектерінің, яғни бетінде металл бөлшектері орныққан тасымалдағыштардың өлшемдері мен таралулары анықталды. Сулы ортада катализатор үлгісі бар қақпағы жабық кювета орналастырылып, Zetasizer Nano (DTS) бағдарламалық жасақтамасы іске қосылады. Өлшеу басталғанға дейін өлшеу параметрлерін инициализациялау және оптимизациялау, содан кейін белгілі бір уақыт аралығында температураны тұрақтандыру жүзеге асырылады.

Бөлшектердің мөлшерін анықтау 25°C температурада 8 минут, 90° бұрышта жүргізілді. Пайдаланылған лазердің толқын ұзындығы – 633 нм. Кювета көлемі – 20 мл. Судағы үлгілер ультрадыбыстық ваннада өңделеді (3.7а, 3.7ә, 3.8б-суреттер).

а

ә

б

а - NiО/микросфера, ә - CoO/микросфера, б - NiCo/хризотил

Сурет 3.7 – Катализатор бөлшектерінің өлшемдері мен таралуы

NiО/микросфера және СоO/микросфера катализаторлары бөлшектерінің орташа диаметрлері сәйкесінше 2,82 мкм және 3,67 мкм құрайды, микросфера бөлшектерінің орташа өлшемі 17,8 мкм құрайды. NiCo/хризотил бөлшектері диаметрінің орташа өлшемі 0,92 мкм құрайды.

3.1.8 Катализаторлардың кеуекті құрылымының параметрлері

Катализатор теориясының жалпы ережелеріне сәйкес катализатордың белсенділігі меншікті бет ауданымен анықталады. Меншікті бет ауданының жоғары болуы катализатор құрылымында микро-, мезо- және макрокеуектердің болуынан тәуелді.

Үлгілердің кеуекті құрылымының сипаттамаларын анықтау үшін SoftSorbi-II ver. 1.0 №843 құрылғысында алынған азоттың төмен температуралы (77 K) адсорбциясының изотермалары (3.8а, 3.8ә, 3.8б, 3.8в, 3.8г, 3.8ғ, 3.8д, 3.8е, 3.8ж, 3.8и-суреттер) негізінде БЭТ бойынша меншікті бет ауданы, кеуектердің көлемі есептелді.

| V, мл ҚТҚ/г |  | V, мл ҚТҚ/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а |  | ә |
| V, мл ҚТҚ/г |  | V, мл ҚТҚ/г |  |
|  | б |  | в |
| V, мл ҚТҚ/г |  | V, мл ҚТҚ/г |  |
|  | г |  | ғ |
| V, мл ҚТҚ/г |  | V, мл ҚТҚ/г |  |
|  | д |  | е |
| V, мл ҚТҚ/г |  | V, мл ҚТҚ/г |  |
|  | ж |  | и |

а – микросфера; ә – магниттік микросфера; б – NiO/микросфера, в – СоO/микросфера, г – хризотил; ғ – NiCo/хризотил; д – NiCo/хризотил-1%; е – NiCo/хризотил-5%; ж – NiCo/хризотил-10%; и – NiCo/хризотил-15%

Сурет 3.8 – Катализаторлар адсорбциясының изотермалары

Қатыстық парциалды қысымның P/P0=0.05-1 аралығында алынған катализаторлардағы азот адсорбциясы изотермасынан кеуектердің үлгісін анықтау күрделі. Дегенмен, де Бур классификациясы бойынша бұл Н3 типті гистерезис ілмегіне ұқсайды, яғни кеуектер көбінде саңылау тәрізді болып келеді деп болжанады. Кеуектер тұтас қатты матрицада саңылау, канал және қуыс тәрізді болып келгендіктен катализатор тасымалдағыштары (микросфера, хризотил) сіңіргіш құрылымды материал болып табылады [157].

Микросфералық және хризотил негізіндегі катализаторлардың адсорбциялық изотермаларынан олардың пішіні ойыс екені көрінеді. Брунауэр классификациясы [158] бойынша ІІІ типке сәйкес келетін бұл изотерманың бастапқы бөлігінде адсорбат пен адсорбент арасындағы әлсіз байланыс есебінен адсорбцияның елеусіз екенін көрсетеді. Уақыт өте адсорбат молекулалары арасындағы байланыс әсерінен адсорбцияланған молекулалар мөлшерінің өсуі адсорбцияның жоғарылауына әкеледі. Микросфераның адсорбция изотермасынан (3.8а-сурет) S-тәрізді пішінді байқаймыз. Мұндай пішін ІІ типке жатады және полимолекулалық адсорбцияның жүретінін көрсетеді. Изотерманың мұндай пішіні дисперсті макрокеуекті материалға тән болады. Микросферада макрокеуектердің көп болуын 3.4-кестедегі беттің меншікті ауданы мен кеуектердің меншікті көлемінің шамасы да дәлелдейді.

Кесте 3.4 – Катализаторлардың беттік ауданы мен кеуектілік сипаттамалары

| Катализаторлар | Беттің меншікті ауданы (БЭТ әдісі), SW, м2/г | Кеуектердің (R<47,7 нм) меншікті көлемі, см3/г |
| --- | --- | --- |
| Микросфера | 3,5±0,2 | 0,011 |
| Магниттік микросфера | 58,7±0,5 | 0,183 |
| NiO/микросфера | 8,3±1,2 | 0,022 |
| CoO/микросфера | 4,9±0,3 | 0,013 |
| Хризотил | 39,4±0,6 | 0,121 |
| NiCo/хризотил | 37,5±0,6 | 0,074 |
| NiCo/хризотил-1% | 31,2±0,3 | 0,085 |
| NiCo/хризотил-5% | 26,0±0,3 | 0,075 |
| NiCo/хризотил-10% | 24,5±0,3 | 0,065 |
| NiCo/хризотил-15% | 19,7±0,1 | 0,038 |

3.4-кестеден байқап отырғанымыздай, микросфераның магниттік бөлігінің кеуектілігі микросфераның кеуектілігінен 16 еседей жоғары. Микросфераның магнитті бөлігінің адсорбциялық қасиетінің оның катализдік қасиетіне әсер ететін негізгі көрсеткіш екені күмән туғызбайды. Сілтісіздендірілген хризотил минералының кеуектілігі де салыстырмалы түрде жоғары. Кеуектіліктің жоғары болуына хризотилдегі наноөлшемді түтікшелердің бар болуы әсер етеді. Хризотил бетіне никель және кобальт оксидтерін дымқыл әдіспен орнықтыру оның меншікті бет ауданының төмендеуіне алып келеді. Никель мен кобальт тұздарының концентрациясы неғұрлым жоғары болған сайын кеуектіліктің төмендеуі заңдылығы байқалады.

Микросфералардағы кеуектердің эффективті радиустар бойынша таралуы 3.5-кестеде келтірілген.

Кесте 3.5 – Микросфера және оның негізіндегі катализаторларда кеуектердің таралуы

| Di, нм | dVi/dDi, cм3/нм·г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микросфера | Магниттік микросфера | NiO/микросфера | CoO/микросфера |
| 3,4957 | 0,00344 | 0,00683 | 0,00071 | 0,00149 |
| 4,4297 | 0,00036 | 0,00671 | 0 | 0,00123 |
| 5,8631 | 0 | 0,00874 | 0 | 0,00079 |
| 8,4406 | 0,00007 | 0,00953 | 0,00063 | 0,00017 |
| 14,998 | 0 | 0,00390 | 0,00003 | 0,00005 |
| 29,351 | 0,00018 | 0,00042 | 0,00018 | 0,00002 |
| 43,558 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 |
| 56,122 | 0 | 0,00445 | 0,00064 | 0,00045 |
| 79,642 | 0,00015 | 0 | 0,00005 | 0 |

Микросфераның магнитті бөлігіндегі мезокеуектердің көп болуы оның белсенді металдармен байытусыз да жақсы катализдік қасиет көрсететінінің себебі болып табылады [131, с. 83]. Микросфера бетінде қондырылған никель және кобальт оксидтері оның кеуектілігінің артуына ықпал жасаған. Бастапқы микросферамен салыстырғанда никель оксиді NiO микросфера бетінде диаметрі 3-6 нм кеуектердің азайып, диаметрі 8-56 нм кеуектердің көбеюіне әкелген. CoO/микросферада 3-15 нм диаметрлі кеуектер көлемінің артқанын байқаймыз.

Хризотил минералындағы кеуектердің эффективті радиустар бойынша таралуы 3.6-кестеде келтірілген.

Кесте 3.6 – Хризотил және оның негізіндегі катализаторларда кеуектердің таралуы

| Di, нм | dVi/dDi, cм3/нм·г |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хризотил | NiCo/хризотил | NiCo/хризотил |  |  |  |
|  |  |  | 1% | 5% | 10% | 15% |
| 3,4957 | 0,00838 | 0,00315 | 0,00307 | 0,00411 | 0,00357 | 0,00205 |
| 4,4297 | 0,01660 | 0,00614 | 0,01190 | 0,00921 | 0,00835 | 0,00790 |
| 5,8631 | 0,00693 | 0,00190 | 0,00491 | 0,00283 | 0,00563 | 0,00242 |
| 8,4406 | 0,00393 | 0,00181 | 0,00211 | 0,00196 | 0,00133 | 0,00116 |
| 14,998 | 0,00073 | 0,00079 | 0,00078 | 0,00073 | 0,00082 | 0,00085 |
| 29,351 | 0 | 0,00009 | 0 | 0 | 0 | 0,00007 |
| 43,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,122 | 0,00251 | 0,00173 | 0,00190 | 0,00182 | 0,00109 | 0.00046 |
| 79,642 | 0,00077 | 0,00024 | 0,00041 | 0,00036 | 0,00066 | 0 |

Хризотил минералының меншікті бет ауданы микросферамен салыстырғанда жоғары екені анықталды. Хризотилге орнықтырылған әр түрлі мөлшердегі (1, 5, 10, 15%) никель және кобальт тұздарының оның адсорбциялық қасиетіне белгілі заңдылықпен әсер ететіндігі байқалады. Белсендіруші металл тұздарының мөлшері артқан сайын барлық дерлік Di кеуек диаметрі қатарында кеуектілік көлемінің азаюы орын алады. Яғни, бұл құбылыс катализатор алу кезінде тасымалдаушы бетіндегі белсенді металл мөлшерінің көбеюі кеуектіліктің азаюына алып келетінін ескеріп, ауыр көмірсутекті шикізаттың гидрогенизациясы үшін белсенділігі мен селективтілігі оптималды болып табылатын құрамды анықтау қажет екенін көрсетеді.

3.1.9 NiCo/хризотил катализаторының температуралық бағдарланатын тотықсыздануы

3.1.3-бөлімшеде NiCo/хризотил катализаторының рентгенфазалық анализінен оның бетінде белсенді металдар оксидтері CoCo2O4 және NiO кристалдық фазалары орныққаны туралы сөз етілді. 3.1.7-бөлімшеде аталған катализатордың кеуектілік параметрлері, яғни меншікті беттік ауданы мен кеуектердің меншікті көлемі туралы ақпарат азот газының физикалық адсорбциясы арқылы алынған. Осы бөлімшеде температуралық бағдарланатын тотықсыздануды (ТБТ) зерттеу арқылы катализатор кеуектерінде орныққан металдар оксидтерінің тотықсыздану температурасы мен деңгейі қарастырылды.

Кобальт оксидтерінің катализдік процестердегі температуралық бағдарланатын тотықсыздануы кезінде Co3+– Co2+ айналуы жылдам, Co2+– Co0 айналуы баяу өтетіні, және тотықсыздану температурасына тасымалдағыш табиғатының әсер етуі бірқатар жұмыстарда қарастырылған [159, 160]. Әдеби мәліметтерге сәйкес, 300-370°C температура аймағында сутегінің сіңірілуі кобальттың аралас оксидінің құрамындағы Со2+ иондарының металдық кобальтке дейін тотықсыздануымен түсіндіріледі.

Ричардсон және т.б. [161-164] зерттеушілер тобымен NiO/α-Al2O3 катализаторларының H2 қатысында тотықсыздануы бойынша бірқатар зерттеулер жүргізілген. Тотықсыздану механизмі келесідей ұсынылған: 1 – сутегі алдымен NiO кластерлерінің бетіне таралады; 2 – сутегі атомдары Ni–O байланыстарын бұзып, Ni0 атомдары мен H2O молекулалары түзіледі; 3 – тотықсыздану орталықтарынан никель атомдары субстраттың бетіне таралады. Бетінде түзілген су диффузияны шектеу арқылы нуклеацияның пайда болуын баяулатады; 4 – никель атомдары индукция кезеңінен кейін металл кластерлерге бірігеді; 5 – никель кластерлері кристаллиттерге айналады.

Тасымалдағышсыз және кремний негізіндегі NiO нанобөлшектерінің әр түрлі тотықсыздандырғыш газдарымен (сутегі, метан және этан) тотықсыздануы 500-600°C температура диапазонында орын алатыны анықталған. Химиялық реакциядан, нуклеациядан және масса тасымалынан басқа, тотықсыздандырғыш молекулалардың диссоциациясы нәтижесінде пайда болған радикалдардың белсенділігі де тотықсыздану кинетикасын анықтауда маңызды рөл атқарады [165].

Металл оксидінің сутегімен тотықсыздану реакциясын жалпы теңдеу түрінде жазуға болады:

MexOy+H2→Me+H2O.                                        (3.1)

Тотықсыздану жүретін жағдайлар химиялық реакция изотермасының теңдеуімен анықталады:

∆GT=∆GT0+RTln(ρH2O)(ρH2),                                     (3.2)

мұнда ∆GT – реакцияның Т температурасындағы Гиббс энергиясы;

∆GT0 – реакцияның Т температурасындағы стандартты Гиббс энергиясы;

ρH2O және ρH2 – су буы мен сутегі газының парциалды қысымдары.

Оксид формаларының тотықсыздануы Гиббс энергиясының теріс мәндерінде жүреді. ТБТ кезінде тотықсыздану газ ағынында өтетіндіктен, пайда болған су реактордан шығарылып, теңдеудегі екінші қосылғыш әрқашан теріс болады. Кобальт, никель, асыл металдар және т.б. оксидтерінің көпшілігі үшін ∆GT0 теріс мәнге ие, сондықтан тотықсыздану процесі өздігінен жүреді. Бұл жағдайда ТБТ зерттеу барысында реакция жылдамдығы максималды мәнге жететін температураны бекіту керек [166].

NiCo/хризотил катализаторында орныққан белсенді металл оксидтерінің тотықсыздануын зерттеу хемосорбциялық анализатор «Хемосорб» құрылғысында жүргізілді. Адсорбат-газ ретінде сутегі (5%), тасымалдағыш-газ ретінде аргон (95%) алынды. Детектор параметрлері: кернеу 1000 мВ, күшейту ×10, 20 нүкте/сек, қыздыру жылдамдығы 15°С/мин. Үлгі арқылы өтетін газ қоспасының ағыны тұрақты болғандықтан, сутегі концентрациясының өзгеруі катализатордың тотықсыздану жылдамдығына тура пропорционалды. Үлгінің жекелеген формаларының тотықсыздануы ТБТ профилінде шыңдар түрінде бейнеленеді (3.9-сурет).

Сурет 3.9 – NiCo/хризотил катализаторының ТБТ профилі

Алынған ТБТ профильдері бір-бірінен нашар бөлінген бірнеше максимумның суперпозициясы болып табылады. Катализатор бетінде кобальт ІІІ және ІІ валентті оксидтерімен бір уақытта никель (ІІ) оксидінің тотықсыздануы жүріп, тотықсыздану процесі күрделене түседі. NiCo/хризотил катализаторының ТБТ профилінен байқап отырғанымыздай, металдар оксидтерінің тотықсыздану шыңдары 150°С және 400°С температураларда байқалады. Аррениус теңдеуі арқылы төмен температуралық аймақ үшін, яғни Co3+ - Co2+ тотықсыздануы кезінде сутегі адсорбциялануының активтелу энергиясы Еа=39 кДж/моль (R2=0,93), жоғары температуралық аймақ үшін, яғни Co2+ және Ni2+ иондарының металдық күйге дейін тотықсыздануы кезінде Еа=43 кДж/моль (R2=0,90) екені есептелді.

3.2 Никель және кобальт тұздарының қоспасын хризотил бетіне адсорбциялаудың оптималды жағдайлары

Гетерогенді катализде реагенттердің катализатормен аралық химиялық әрекеттесуі тек адсорбция арқылы реакциялық бет деп аталатын реакцияға түсетін заттардың молекулалары үшін қолжетімді жерде жүзеге асырылады. Гетерогенді катализатордың нақты реакциялық беті оның кеуекті құрылымымен, яғни кеуектердің мөлшері, өлшемі және таралу сипатымен анықталады [167].

Әдебиеттерде хризотилдің бетіне металл иондарының адсорбциясын анықтау бойынша бірқатар зерттеу нәтижелері келтірілген (1.3-бөлімше). Хризотил нанотүтікшесінің сыртқы және ішкі қабаттары (Mg және Sі қабаттарының әр жағынан қанығуы) әр түрлі электрстатикалық қасиеттерге ие болғандықтан, адсорбция селективті түрде өтеді [107, с. 11]. Модификацияланған хризотилдің никель және кобальт иондарын адсорбциялаудың термодинамикалық сипаттамалары [168] зерттеу жұмысында анықталған. Мыс-хризотил өзара әрекеттесу реакциясының механизмі бейорганикалық матрицаның сыртқы гидроксил топтарындағы H+ сутегі иондары мен металл иондары арасындағы алмасуға байланысты екені [169] жұмысында сипатталған.

Осы бөлімшеде катализатор тасымалдағышы ретінде қолданылып отырған хризотил минералы бетіне никель және кобальт тұздары ерітінділері қоспасының оптималды адсорбция жағдайларын анықтау үшін жүргізілген тәжірибе мәліметтері келтірілген. Катализатордың нақты құрамын анықтау мүмкін емес, сондықтан берілген құрамды катализатор алу үшін эксперименттің математикалық жоспарлауын қолдану қажеттілігі туындайды.

Бастапқы заттар ретінде никель (II) және кобальт (III) оксидтері алынды. Никель және кобальт тұздарының ерітінділерін алу үшін металл оксидтері концентрацияланған тұз қышқылында ерітілді. Металл оксидтері бар тұз қышқылының ерітіндісі 80-90°С температурада 60 минут бойы ұсталды. Содан кейін тұз қышқылының түрлі концентрациялы (0,2 М, 0,6 М, 1 М) ерітінділері дайындалды. Дайындалған тұздар қоспасының ерітінділерін хризотил бетіне адсорбциялау бөлме температурасында жүргізілді. Дайындалған ерітінділердің 100 г массасына 40 г хризотил алынып, 4 тәулік бойына ұсталды. Адсорбциядан соң қалған ерітінді сүзіліп алынды. Құрамында никель мен кобальт тұзы бар қатты қалдық бөлме температурасында бейтарап орта көрсеткенге дейін сумен шайылды. Ерітіндідегі кобальт және никель иондарының мөлшері Shimadzu UV-1800 (λ=190-1100 нм, кварцты кюветаның өлшемі 1×1 см) қос сәулелі спектрометр аспабында спектрофотометрлік әдіспен орнатылды [170].

Оптималды жағдайларды анықтау үшін математикалық жоспарлау әдістерінің бірі – латын квадраттарын қолдануға негізделген экспериментті ықтималды түрде детерминацияланған жоспарлау әдісі [171] қолданылды. Латын квадраттарын қолдану әр деңгейдегі әрбір факторлардың бір-бірімен бір және тек бір рет ұштасуына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл барлық факторлардың алынған математикалық модельге қосқан үлесінің эквиваленттілігін және нәтижесінде жоспарды қолдану нәтижелерінің статистикалық сенімділігін қамтамасыз етеді.

Таңдалған факторлар және олардың деңгейлері 3.7-кестеде келтірілген. Факторлар ретінде тұз қышқылының концентрациясы (х1), сутегі және никель атомдарының қатынасы (х2), сутегі және кобальт атомдарының қатынасы (х3) және вакантты фактор (х4) алынды.

Кесте 3.7 – Факторлар және олардың деңгейлері

| Фактор | Белгіленуі | Деңгей 1 | Деңгей 2 | Деңгей 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHCl, M | x1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 |
| H/Ni | x2 | 20 | 10 | 5 |
| H/Co | x3 | 5 | 10 | 20 |
| Vac | x4 | 1 | 2 | 3 |

Операцияның реті никель иондарының адсорбциясының жоғарылауына жеке тәуелділікті табуға дейін азаяды (3.8-кесте).

Кесте 3.8 – Никель иондары адсорбциясының тәжірибе жоспары мен нәтижелері

| Фактор |  |  |  | Адсорбцияланған никель иондарының мөлшері, бірл. үлес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Тәжірибелік | Есептік |
| 0,2 | 20 | 5 | 1 | 0,9189 | 0,935 |
| 0,2 | 10 | 10 | 2 | 0,9823 | 0,9743 |
| 0,2 | 5 | 20 | 3 | 0,9892 | 0,9868 |
| 0,6 | 20 | 10 | 3 | 0,9883 | 0,9842 |
| 0,6 | 10 | 20 | 1 | 0,9911 | 1,004 |
| 0,6 | 5 | 5 | 2 | 0,9867 | 0,9781 |
| 1,0 | 20 | 20 | 2 | 0,9817 | 0,9719 |
| 1,0 | 10 | 5 | 3 | 0,9559 | 0,9533 |
| 1,0 | 5 | 10 | 1 | 0,9727 | 0,9853 |

Нәтижесінде теңдеудің түрі, көптік корреляция коэффициенті R [172] және маңыздылық көрсеткіші tR мәні есептеледі [173]. Зерттелген факторлардан хризотил бетіне никель иондары адсорбциясының жеке тәуелділіктерінің нүктелік графиктері құрылды және аппроксимацияланды (3.10а, 3.10ә, 3.10б-суреттер).

| а | ә |
| --- | --- |
| б |  |

а – тұз қышқылы концентрациясының әсері; ә – сутегі және никель атомдарының қатынасы әсері; б – сутегі және кобальт атомдарының қатынасы әсері

Сурет 3.10 – Хризотил бетіне никель иондары адсорбциясының факторларға тәуелділік нүктелері және оны аппроксимациялау қисықтары

Ni2+ иондарының тасымалдағыш бетіне орнығуының тұз қышқылы концентрациясынан графикалық тәуелділігі (3.10а-сурет) экстремалды сипатқа ие, қышқылдың 0,6 М концентрациясында жоғары адсорбция байқалады. Сутегі атомдары санының никель атомдары санына қатынасы жоғарылаған сайын адсорбция төмендейді, яғни никель тұзының концентрациясын арттыру адсорбцияға оң әсер ету заңдылығы орын алады (3.10ә-сурет). Үшінші фактордың х3 әсерін қарастыру арқылы кобальт тұзы концентрациясының артуы никельдің адсорбциясына кедергі болатыны байқалады (3.10б-сурет). Әрбір жеке тәуелділіктердің есептік мәндері, корреляция коэффициенттері және олардың маңыздылық көрсеткіштері 3.9-кестеде келтірілген.

Кесте 3.9 – Факторлардың жеке функцияларының есептік мәндері

| Функциялар | Деңгейлер |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Y1=1,121e-0,1449x1x10,0763 | 0,9653 | 0,9888 | 0,9702 | 1,00 |
| Y2=0,9887e-0,0014x2x20,0008 | 0,9637 | 0,9772 | 0,9834 | 1,00 |
| Y3=0,8678e-0,0044x3x30,0723 | 0,9555 | 0,9813 | 0,9876 | 1,00 |

Әр оптимизация параметрін ескеру арқылы жалпыланған көпфакторлы теңдеу құрастырылды [174]:

Y=1,121e-0,1449x1x10,0763+0,9887e-0,0014x2x20,0008++0,8678e-0,0044x3x30,0723-1,9482  (3.3)

Есептелген нәтижелерді эксперименттік мәліметтермен салыстыру арқылы никель адсорбциясын оптимизациялау бойынша жалпыланған теңдеудің маңыздылығы тексерілді: корреляция коэффициенті R=0,83; маңыздылық көрсеткіші tR=6,0 мәнге ие болды.

Жоғарыда адсорбцияланған никель иондары үшін жүргізілген есептеулер адсорбцияланған кобальт иондары үшін де қайталанды. Кобальт (III) иондары адсорбциясының операция реті және нәтижелері 3.10-кестеде келтірілген.

Кесте 3.10 – Кобальт иондары адсорбциясының тәжірибе жоспары мен нәтижелері

| Фактор |  |  |  | Адсорбцияланған кобальт иондарының мөлшері, бірл. үлес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Тәжірибелік | Есептік |
| 0,2 | 20 | 5 | 1 | 0,9378 | 0,9461 |
| 0,2 | 10 | 10 | 2 | 0,8977 | 0,8957 |
| 0,2 | 5 | 20 | 3 | 0,8692 | 0,8705 |
| 0,6 | 20 | 10 | 3 | 0,9847 | 0,9839 |
| 0,6 | 10 | 20 | 1 | 0,9205 | 0,9268 |
| 0,6 | 5 | 5 | 2 | 0,9798 | 0,9735 |
| 1,0 | 20 | 20 | 2 | 0,9646 | 0,9597 |
| 1,0 | 10 | 5 | 3 | 0,9763 | 0,9745 |
| 1,0 | 5 | 10 | 1 | 0,9498 | 0,9560 |

Хризотил бетіне кобальт иондары адсорбциясының әрбір фактордан (тұз қышқылы, никель және кобальт тұздары концентрациялары) жеке тәуелділіктерінің нүктелік графиктері құрылды және аппроксимацияланды (3.11-сурет).

| а | ә |
| --- | --- |
| б |  |

а – тұз қышқылы концентрациясының әсері; ә – сутегі және никель атомдарының қатынасы әсері; б – сутегі және кобальт атомдарының қатынасы әсері

Сурет 3.11 – Хризотил бетіне кобальт (ІІІ) иондары адсорбциясы шамасының факторларға тәуелділігінің нүктелік графиктері және оларды аппроксимациялау қисықтары

Кобальт (ІІІ) иондарының тасымалдағыш бетіне орнығуы тұз қышқылы концентрациясы артқан сайын жоғарылайды. Екінші фактордың х2 әсерін қарастыру арқылы никель тұзы концентрациясының артуы кобальт иондары адсорбциясына кедергі болатыны байқалады. Сутегі атомдары санының кобальт атомдары санына қатынасы жоғарылаған сайын адсорбция төмендейді, яғни кобальт тұзы концентрациясының артуы адсорбцияның артуына әкеледі. Кобальт иондарының факторлардан жеке тәуелділіктерінің есептік мәндері, корреляция коэффициенттері және олардың маңыздылық көрсеткіштері 3.11-кестеде келтірілген.

Кесте 3.11 – Факторлардың жеке функцияларының есептік мәндері

| Функциялар | Деңгейлер |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Y1=1,099e-0,131x1x10,1065 | 0,9041 | 0,9614 | 0,9634 | 1,00 |
| Y2=0,979e0,0068x2x2-0,0514 | 0,9632 | 0,9323 | 0,933 | 1,00 |
| Y3=1,005e-0,0013x3x3-0,0217 | 0,9647 | 0,9452 | 0,919 | 1,00 |

Әр оптимизация параметрін ескеру арқылы жалпыланған көпфакторлы теңдеу құрастырылды:

Y=1,099e-0,131x1x10,1065+0,979e0,0068x2x2-0,0514+1,005e-0,0013x3x3-0,0217-1,885    (3.4)

Есептелген нәтижелерді эксперименттік мәліметтермен салыстыру арқылы кобальт адсорбциясын оптимизациялау бойынша жалпыланған теңдеудің маңыздылығы тексерілді: корреляция коэффициенті R=0,986; маңыздылық көрсеткіші tR=79,9 мәнге ие болды.

Никель және кобальт тұздарының хризотил минералының кеуектеріне адсорбциялануының оптимизациясын жүргізуде үш негізгі фактордан (тұз қышқылы, никель және кобальт тұздарының концентрациялары) бөлек төртінші вакантты фактор алынғаны белгілі. Есептеулер нәтижесі бойынша екі жағдайда (никель және кобальт адсорбциясын оптимизациялау) да вакантты фактор елеусіз болып саналды. Себебі, түзету коэффициенті R<0,66 және маңыздылық көрсеткіші tR<2 мәндеріне ие.

Эксперименттік мәліметтер негізінде, никель және кобальт иондарының оптималды адсорбция жағдайлары тұз қышқылының концентрациясы 0,6 М, H/Ni қатынасының шамасы 20, H/Co қатынасының шамасы 10-ға тең екені анықталды. Оптималды жағдайда хризотил бетіне никель және кобальт иондарының адсорбциялары сәйкесінше 98,8% және 98,5% жетеді. Есептеу нәтижесі бойынша тәжірибелік стандартты ауытқу никель адсорбциясы үшін 2,3%, кобальт адсорбциясы үшін 3,9% құрады.

## 3.3 Біріншілік таскөмір шайырының кең фракциясының термодинамикалық параметрлері

Көмір-химиялық процестерді, атап айтқанда көмірді, біріншілік таскөмір шайырын (1.1-бөлімше) және оның кең температуралық диапазондағы фракцияларын гидрогенизациялық өңдеуді (1.3-бөлімше) термодинамикалық зерттеу үшін жылу сыйымдылығы, энтальпия, энтропия, Гиббс бос энергиясы сияқты термодинамикалық функциялардың мәні туралы мәліметтер болуы керек. Бұл функцияларды есептеудің теориялық әдістерінің бірі [175] жұмыста ұсынылған.

Зерттеу нысаны ретінде дистилляциялық айдау арқылы біріншілік таскөмір шайырынан алынған қайнау соңы 300°С болатын кең фракция пайдаланылды. Фракцияның индивидуалды химиялық құрамы 2.3.3-бөлімшеде келтірілген ХМС анализбен анықталды.

Қайнау соңы 300°С біріншілік таскөмір шайыры фракциясының термодинамикалық функциялары унификацияланған аддитивтік әдіспен (УАӘ) [13, с. 321] есептелді.

Есептеу көміртек атомдарының гибридті күйлері мен онымен химиялық байланысқан сутегі атомдарының санын ескеретін параметрлер жиынтығы бойынша жүргізіледі. Бұл аддитивтік әдіс еркін құрылымды көмірсутектер үшін 298-1000 K аралығында термодинамикалық функциялардың температуралық тәуелділігін есептеуге мүмкіндік береді. Молекулалардың термодинамикалық функциялары келесі түрде келтіріледі [13, с. 322]:

Φμ=μfμ,                                                 (3.5)

мұндаfμ құрылымдық топтың -інші типіне сәйкес келетін Φ функциясының шамасы.

Фрагменттердің температуралық тәуелділігі Cp квадраттық функция бойынша есептеледі [13, с. 323]:

Cp(Cij)=a+bT+cT2,                                      (3.6)

мұнда a, b, c – эмпирикалық коэффициенттер.

M молекуласының энтальпия ∆HM және энтропия ∆SM өзгерістерінің температураға тәуелді өзгерістері келесі формулалармен есептеледі [13, с. 324]:

∆HMT=∆H298+298T∆CpMTdT;                         (3.7)

∆SMT=∆S298+298T∆CpMTd(lnT).                        (3.8)

(3.4), (3.5) және (3.6) формулалардан келесі түрлендірулер шығады:

∆HT=∆H298+αT-298+β2T2-2982+γ3T3-2983;     (3.9)

∆ST=∆S298+αlnT298+βT-298+γ2T2-2982,             (3.10)

мұнда α=μaμ; β=μbμ; γ=μcμ.

Гиббстің бос энергиясы ΔG келесі формула бойынша есептеледі:

∆GT=∆HT-T∆S(T).                                 (3.11)

Қайнау соңы 300°С болатын біріншілік таскөмір шайыры фракциясының термодинамикалық функцияларын есептеу үшін фракциядағы функционалдық топтар мен элементтік құрамының сандық мәліметтері қолданылды.

Зерттеудің бірінші кезеңінде фенол молекуласы мысалында термодинамикалық функцияларды аддитивтік әдіспен есептеу нәтижелерін әдеби деректермен салыстыру жүргізілді. 3.12-кестеде жылу сыйымдылығын, энтропияны, энтальпияны және Гиббс бос энергиясын есептеудің унификацияланған аддитивтік әдісінің нәтижелері анықтамалық деректермен (АД) [176] салыстырылып келтірілген.

Кесте 3.12 – Фенол молекуласының (газ күйіндегі) термодинамикалық функцияларын аддитивтік әдіспен есептеу нәтижелерін анықтамалық деректермен салыстыру

| T, K | C0p, кДж/(моль·K) |  | ΔH0f, кДж/моль |  | S0, Дж/(моль·K) |  | ΔG0f, кДж/моль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АД | УАӘ | АД | УАӘ | АД | УАӘ | АД | УАӘ |
| 298 | 103,6 | 90,7 | -96,4 | -82,7 | 315,8 | 338,5 | -32,9 | -25,5 |
| 300 | 104,3 | 91,3 | -96,5 | -82,8 | 316,5 | 339,1 | -32,5 | -25,2 |
| 400 | 135,9 | 117,5 | -100,9 | -88,8 | 350,9 | 369,0 | -10,5 | -6,2 |
| 500 | 161,8 | 140,3 | -104,3 | -94,1 | 384,1 | 397,8 | 12,5 | 15,2 |
| 600 | 182,3 | 159,6 | -106,9 | -98,9 | 415,5 | 425,1 | 36,1 | 38,2 |
| 700 | 198,6 | 175,5 | -108,9 | -103,2 | 444,9 | 450,9 | 60,1 | 62,2 |
| 800 | 211,9 | 187,9 | -110,0 | -107,1 | 472,3 | 475,2 | 84,3 | 86,4 |
| 900 | 223,0 | 196,8 | -111,5 | -110,7 | 497,9 | 497,9 | 108,8 | 110,3 |
| 1000 | 232,3 | 202,2 | -112,2 | -114,2 | 521,9 | 518,9 | 133,3 | 133,2 |

Температураның кең диапазонында аддитивтік әдіс модельдік қосылыс фенолдың термодинамикалық функцияларының (жылу сыйымдылығы, түзілу энтальпиясы, энтропия, бос энергия) температуралық тәуелділігін жақсы көрсетеді.

Аддитивтік әдісті күрделі құрамды ауыр шикізаттың термодинамикалық функцияларын есептеу үшін де қолдануға болады [169, p. 1329]. C, H, N, O, S элементтерінің атомдарынан тұратын, жалпы формуласы CxHyNmOnSz болатын, мұндағы x = C(%)/12, y = H(%), m = N(%)/14, n = O(%)/16, z = S(%)/32, органикалық қосылыстар үшін дөңгелектелген атомдық массалармен есептелген молекулалық массасы М [177]:

12nC+nH+14nN+16nO+32nS=M,                           (3.12)

мұнда nC=x;

nH=y;

nN=m;

nO=n;

nS=z.

3.13-кестеде бастапқы таскөмір шайырының ≤300°C фракциясын хромато-масс-спектрометриялық талдау деректері келтірілген.

Кесте 3.13 – Бастапқы таскөмір шайырының 300°C дейінгі фракциясының индивидуалды химиялық құрамы

| Қосылыс | Құрамы, % | Қосылыс | Құрамы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ундекан | 0,28 | Индан | 0,30 |
| Гексадекан | 1,75 | 2,3,6-Триметилнафталин | 0,55 |
| Гептадекан | 1,73 | 2,3-Дигидро-1,2-диметил-1H-инден | 0,17 |
| Октадекан | 1,48 | 2,3-Дигидро-5,6-диметил-1H-инден | 0,31 |
| Нонадекан | 1,16 | 2-Изопропил-3,6-диметилпиразин | 0,14 |
| 3.13-кестенің жалғасы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эйкозан | 1,46 | 3,4-Дигидро-2,2-диметил-2H-1-бензопиран | 0,16 |
| Додекан | 0,52 | 5,6-Диметил-1H-бензимидазол | 0,26 |
| Тридекан | 1,74 | 2-Этил-1H-бензимидазол | 0,75 |
| Тетрадекан | 1,62 | 4-Метокси-1,3-бензолдиамин | 0,62 |
| Пентадекан | 1,82 | Фенол | 10,87 |
| Генэйкозан | 0,64 | 2-Метилфенол | 8,41 |
| Тетракозан | 0,22 | 3-Этилфенол | 4,64 |
| 1-Тридецен | 0,41 | 4-Метилфенол | 17,69 |
| 2-Тетрадецен, (E)- | 0,37 | 2,6-Диметилфенол | 0,88 |
| 1-Пентадецен | 0,66 | 2-Этилфенол | 6,21 |
| 1-Гексадецен | 0,48 | 2,4-Диметилфенол | 6,36 |
| Z-5-Нонадецен | 0,21 | 2,3-Диметилфенол | 0,70 |
| 2,6,6-Триметил-1-(3-метил-1,3-бутадиенил)-1,3-циклогексадиен | 0,37 | 3,4-Диметилфенол | 0,25 |
| Этоксибензол | 0,54 | 2-Этил-5-метилфенол | 1,72 |
| 1,2-Диэтилбензол | 0,35 | 2-Этил-4-метилфенол | 0,97 |
| 1-Этил-4-метоксибензол | 0,85 | 3-Метил-4-изопропилфенол | 0,16 |
| 4-(2-Бутенил)-1,2-диметилбензол | 0,54 | 3-Этил-5-метилфенол | 2,84 |
| 1-(2-Бутенил)-2,3-диметилбензол | 0,37 | 2,4,6-Триметилфенол | 1,33 |
| 1,2,3,4-Тетраметил-4-(1-метилэтенил)-бензол | 0,33 | 2,3-Диметил-2-циклопентен-1-он | 0,18 |
| 2-Метил-1,1'-бифенил | 0,18 | 2,3-Дигидро-3,3,5,7-тетраметил-1H-инден-1-он | 0,22 |
| Нафталин | 0,62 | 3-Метил-1,2-бензолдиол | 0,26 |
| 1-Метилнафталин | 0,50 | 4-Метил-1,2-бензолдиол | 0,16 |
| 2-Метилнафталин | 1,99 | 2,3-Дигидро-1H-инден-5-ол | 0,33 |
| 1-Этилнафталин | 0,21 | 6-Метил-4-инданол | 0,64 |
| 2,6-Диметилнафталин | 0,86 | 1-Нафталенол | 0,37 |
| 2,3-Диметилнафталин | 1,19 | 2-Метил-1-нафталенол | 0,34 |
| 1,3-Диметилнафталин | 0,26 | p-(1-Этилвинил)-анизол | 0,14 |
| 1,6-Диметилнафталин | 0,78 | 4-Метил-дибензофуран | 0,21 |
| 1,6-Диметил-4-(1-метилэтил)-нафталин | 1,4 | E-14-Гексадеценаль | 0,19 |
| 1,7-Диметилнафталин | 0,16 | E-15-Гептадеценаль | 0,16 |
| 1,4,6-Триметилнафталин | 0,16 | 2-Нафтилкарбамат | 0,16 |
| 1,6,7-Триметилнафталин | 0,49 | 1-Метил-7-(1-метилэтил)-фенантрен | 0,26 |

3.13-кестедегі біріншілік таскөмір шайырының 300°С дейінгі фракциясының индивидуалдық химиялық құрамы туралы мәліметтері негізінде элементтік және фрагменттік құрамы, мольдік массасы есептелді (3.14-кесте).

Кесте 3.14 – Біріншілік таскөмір шайыры фракциясының 1 моль зат мөлшеріне сай атомдар саны мен құрылымдық бірліктерін есептеу нәтижелері

| Құрылымдық бірлік | Мөлшері, моль | Құрылымдық бірлік | Мөлшері, моль |
| --- | --- | --- | --- |
| С | 8,74 | -O- | 0,03 |
| H | 11,85 | -S- | - |
| N | 0,035 | -NH- | 0,03 |
| O | 0,79 | >C= | 2,03 |
| S | - | HC= | 3,76 |
| -OH | 0,76 | >C< | 0,01 |
| -NH2 | 0,001 | >CH- | 0,05 |
| -COOH | - | H2C< | 1,67 |
| -SH | - | H3C- | 1,24 |

3.14-кесте мәліметтері бойынша, бастапқы таскөмір шайырының 300°C дейінгі фракциясының 1 моль зат мөлшерінің жалпы формуласы келесі түрде ұсыныла алады: C8,74H11,85N0,035O0,79 (M = 130 г/моль).

Қабылданған құрылымдық параметрлер аясында изомерлер мен «орташа құрылымдық бірліктің» конденсация формаларын бір-бірінен ажырату мүмкін емес. Алайда, осы кестедегі деректерге сәйкес келетін құрылымдардың барлық түрлерінің термодинамикалық функциялары изомерлер сияқты ұқсас мәндерге ие болады деп айтуға болады [178].

Бастапқы таскөмір шайырының 300°C дейінгі фракциясының аддитивті әдіспен есептелген термодинамикалық функциялары 3.15-кестеде келтірілген.

Кесте 3.15 – Бастапқы таскөмір шайырының 300°C дейінгі фракциясының аддитивті әдіспен есептелген термодинамикалық функциялары

| T, K | C0p, кДж/(моль·K) | ΔH0f, кДж/моль | S0, кДж/(моль·K) | ΔG0f, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 156,2 | -125,7 | 460,1 | 8,8 |
| 300 | 157,1 | -125,9 | 461,2 | 9,7 |
| 400 | 199,6 | -135,5 | 512,3 | 54,2 |
| 500 | 237,3 | -143,7 | 561,0 | 102,7 |
| 600 | 269,8 | -150,7 | 607,2 | 153,9 |
| 700 | 297,2 | -156,5 | 651,0 | 206,6 |
| 800 | 319,5 | -161,4 | 692,2 | 259,6 |
| 900 | 336,7 | -165,5 | 730,8 | 311,5 |
| 1000 | 348,8 | -169,0 | 767,0 | 361,1 |

3.15-кестеде таскөмір шайырының кең фракциясының есептелген жылу сыйымдылығы, энтальпиясы, энтропиясы және Гиббс энергиясы мәндері 298-1000 K температура аралығы үшін келтірілген.

Әдісті нақты мысалдармен сынау көрсеткендей, эксперименттік мәліметтерден максималды айырмашылық жоғары температураларда байқалады және ≈4% құрайды [13, с. 325].

Зерттеулер көрсеткендей, экспериментке экономикалық шығындарды қажет етпейтін термодинамикалық функцияларды есептеудің аддитивті әдістерін жылу сипаттамаларын алдын-ала бағалау үшін, әсіресе күрделі органикалық жүйелерді өңдеудің типтік реакцияларының бағыты мен ықтималдығын модельдеу кезінде қолдануға болады [179, 180].

3.4 Катализаторлар қатысында ауыр көмірсутекті шикізаттың дифференциалдық термиялық анализі нәтижелері

Біріншілік таскөмір шайырын (1.1-бөлімше) гидрогенизациялық өңдеу процесі үшін дайындалған әр түрлі катализаторларды пайдалану мүмкіндігін бағалау үшін термиялық деструкцияның жылдамдық тұрақтысы, активтелу энергиясы және реакция реті сияқты кинетикалық параметрлерін анықтауға мүмкіндік беретін дифференциалдық термиялық анализ әдісі қолданылды. Ауыр көмірсутекті шикізаттың термиялық ыдырауының кинетикалық параметрлерін анықтау үшін қолданылатын «брутто-стадиялық» және «иілу нүктесі» әдістері 2.3.1-бөлімшеде сипатталған.

Ibrahim M.M. және т.б. жұмысында [181] ауыр көмірсутекті шикізаттың гидрленуінің негізгі көрсеткіштерінің бірі оның органикалық массасының инертті ортада термиялық ыдырауының, яғни масса жоғалтудың максималды жылдамдығының салыстырмалы шамасы болып табылатыны көрсетілген.

Ауыр көмірсутекті шикізаттың термиялық деструкциясы – донорлық-акцепторлық және валенттік байланыстардың үзілуімен, газ тәрізді және ұшқыш сұйық өнімдерінің бөлініп, қатты заттың және қосымша газтәрізді заттардың түзілуімен жүретін процесс. АКШ термиялық деструкциясы кинетикасын зерттеудің түрлі тәсілдері осы кешенді үрдістің түрлі жақтарын көрсетеді [182].

Бір стадиялық термогравиметрия қисығының барлық бөлігін сипаттайтын көміртекқұрамды заттардың термодеструкциясының кинетикалық параметрлерін анықтау әдісі Т.В. Бухаркина [152, с. 12] мен С.Ю. Лырщиков [183] жұмыстарында сипатталған.

Термогравиметриялық анализдің «брутто-стадиялық» әдісі және профессор Гюльмалиевтің [13, с. 397] жұмысында келтірілген әдісі бойынша есептелген ауыр көмірсутекті шикізат – тұтқырлығы жоғары мұнай мен оның катализаторлар (оның ішінде микросфера мен NiO/микросфера катализаторы бар) және полимерлермен қоспасы термиялық деструкциясының (қыздыру жылдамдығы 20 K/мин) кинетикалық параметрлері (k жылдамдық тұрақтысы, экспоненциал алды көбейткіш k0 және активтелу энергиясы Еa) 3.16-кестеде сипатталған [184-186].

Кесте 3.16 – Тұтқырлығы жоғары мұнай мен оның катализдік қоспалар қатысындағы деструкциясының термокинетикалық параметрлері

| Құрамы | Тұтқырлығы жоғары мұнай | Полиэтиленгликоль мен NiО/микросфера қосылған ТЖМ | Полиэтиленгликоль мен микросфера қосылған ТЖМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура диапазоны, K | 471-621 | 520-745 | 534-759 |
| «Брутто-стадиялық» әдіс |  |  |  |
| Еa, кДж/моль | 34,5 | 30,7 | 41,5 |
| k0, мин-1 | 3,2·105 | 7,2·104 | 5,2·105 |
| «Иілу нүктесі» әдісі |  |  |  |
| Еa, кДж/моль | 161,9 | 36,5 | 37,3 |
| k, мин–1 | 2,14 | 0,62 | 0,60 |

Аталған әдістер бойынша есептелген активтелу энергиясы мен экспоненциал алды көбейткішінің жоғары мәндері микросфера мен полиэтиленгликоль қосылған кезде тұтқырлығы жоғары мұнайдың 534-759 K температура аралығында ыдырауы барысында көрінеді. Активтелу энергиясының төмен мәні 520-745 K температура аралығында тұтқырлығы жоғары мұнайдың полиэтиленгликоль және NiO/микросферамен қоспасының ыдырауында байқалады.

Термиялық деструкция кезінде ауыр көмірсутекті шикізатты катализдік өңдеу үшін қосылатын нанокатализатордың шикізат массасына оптималды мөлшері 1% құрайтыны [187] негізге алынды. Әдебиеттерден [182, c. 475; 188] АКШ деструкциясының кинетикалық заңдылықтарын анықтау үшін термогравиметриялық қисықты өңдеу кезінде ауыр көмірсутекті шикізат термодеструкциясының активтелу энергиясының, энтальпиясының және активтелу энтропиясының мәндерін есептеуге мүмкіндік беретін изотермиялық емес кинетика және динамикалық термогравиметрия әдістері қолданылатыны белгілі.

Ауыр көмірсутекті шикізаттың термиялық деструкция процесі донорлық-акцепторлық және валенттік байланыстардың ылғалды бөле отырып үзілуінен, газтәрізді және ұшқыш сұйық заттардың, ұшпайтын сұйық және қатты заттардың түзілуінен және бөлінуінен, сонымен қатар жартылай кокс және кокс түзетін деструкция өнімдерінің поликонденсациясынан және газтәрізді заттардың қосымша мөлшерінің бөлінуінен тұрады. Ауыр көмірсутекті шикізатты инертті ортада қыздыру кезінде екі сатылы үрдіс байқалады: негізгі және екіншілік ыдырау. Шартты түрде негізгі ыдырау 770 K-ге дейін, одан жоғары температурада екіншілік ыдырау жүреді [189].

Катализаторлардың «Шұбаркөл Көмір» АҚ біріншілік таскөмір шайырын тұрақты жылдамдықта (20 K/мин) азот ортасында қыздыру кезінде масса жоғалтуының сипаттамасына әсері қарастырылды.

Біріншілік таскөмір шайырының индивидуалды химиялық құрамы мен физика-химиялық қасиеттері 2.1.1-бөлімшеде келтірілген. Катализдік қоспалар ретінде микросфера, NiO/микросфера, CoO/микросфера, хризотил және NiCo/хризотил алынды. Катализаторлардың физика-химиялық сипаттамалары 3.1-бөлімде келтірілген.

Термиялық анализге біріншілік таскөмір шайырының үлгісін дайындау және оны жүргізу әдістемесі 2.3.1-бөлімшеде сипатталған. Тәжірибелер көрсеткендей, жүргізілген термиялық анализде масса жоғалтудың арифметикалық орташадан стандартты ауытқуы 3,3% құрайды.

3.12-суретте біріншілік таскөмір шайырының және оның катализаторлармен қоспасының негізгі ыдырауының термогравиметриялық қисықтары келтірілген.

Сурет 3.12 – Біріншілік таскөмір шайыры мен оның катализаторлармен қоспасы деструкциясының термогравиметриялық қисықтары

3.12-суреттен байқап отырғанымыздай, қоспасыз біріншілік таскөмір шайырының термиялық деструкциясы кезінде масса жоғалту 434 K-де басталады, ал CoO/микросфера мен NiO/микросфера қосылғанда масса жоғалту – 354 K-де, микросфера қосылғанда – 350 K-де, хризотил қосылғанда – 407 K, NiCo/хризотил қосылғанда масса жоғалтудың басталу температурасы 355 K құрайды. Біріншілік таскөмір шайырының деструкциясының негізгі кезеңінде масса жоғалту процесі NiCo/хризотилмен қоспасында жылдам аяқталады – 577 K, БТКШ-ның хризотилмен қоспасында – 623 K, қоспасыз біріншілік таскөмір шайырының деструкциясында – 635 K, микросфера қатысында – 748 K, NiO/микросфера қатысында – 778 K, СоO/микросфера қатысында – 798 K.

3.13-суретте біріншілік таскөмір шайырының және оның катализаторлармен қоспасының термиялық деструкциясы кезіндегі масса жоғалту жылдамдығының температурадан тәуелділігі келтірілген.

Сурет 3.13 – Біріншілік таскөмір шайыры мен оның катализаторлармен қоспасы деструкциясының ДТГ қисықтары

3.13-суреттегі ауыр көмірсутекті шикізаттың ДТГ қисықтарының сипаттамасы процестердің сатылы және түрлі жылдамдықта өтетінін көрсетеді. NiCo/хризотил катализаторының және микросфера негізіндегі катализаторлардың қосылуы біріншілік таскөмір шайырының термиялық ыдырауының 80 K-ге ерте басталуына ықпал етеді. Хризотилдің қосылуы термиялық ыдыраудың жылдамдық максимумын өзгертпейді (19 %/мин). Микросфера негізіндегі катализаторлардың және NiCo/хризотил қосылуы кезінде БТКШ-ның термиялық ыдырауында масса жоғалту жылдамдықтарының шамасы төмендегенін байқаймыз. Масса жоғалтудың максимум жылдамдығының шамасы қоспасыз БТКШ үшін 534 K, микросфера қосылғанда 525 K, NiO/микросфера қосылғанда 579 K, CoO/микросфера қосылғанда 554 K, хризотил қосылғанда 487 K, NiCo/хризотил қосылғанда 455 K және 555 K температураларда байқалады.

Микросфералық катализаторлар (CoO/микросфера мен NiO/микросфера) біріншілік таскөмір шайырының термиялық ыдырау процесінің негізгі кезеңінің ұзақ жүруіне әсер етеді. Бұл жағдай негізгі кезеңде шайыр массасының көп ыдырауына алып келеді. Ал БТКШ мен NiCo/хризотил қоспасында термиялық деструкция аз уақытта, бірақ жоғары жылдамдықпен өтеді.

«Брутто-стадиялық» әдіс бойынша (2.3.1-бөлімше) анықталған біріншілік таскөмір шайыры мен оның катализаторлармен қоспасының термокинетикалық параметрлері (экспоненциал алды көбейткіш k0 және активтелу энергиясы Еa) 3.17-кестеде келтірілген.

Кесте 3.17 – «Брутто-стадиялық» әдіс бойынша БТКШ мен оның катализаторлармен қоспасы термиялық деструкциясының кинетикалық параметрлері

| Құрамы | Температура диапазоны, K | k0, мин-1 | Еa, кДж/моль | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Біріншілік таскөмір шайыры | 434-635 | 2,2·103 | 38,4 | 0,997 |
| БТКШ мен микросфера қоспасы | 350-748 | 1,1·102 | 28,3 | 0,831 |
| БТКШ мен NiO/микросфера қоспасы | 354-778 | 6,6·10 | 26,7 | 0,974 |
| БТКШ мен СоO/микросфера қоспасы | 354-798 | 2,3·10 | 22,0 | 0,949 |
| БТКШ мен хризотил қоспасы | 407-623 | 6,1·104 | 50,0 | 0,904 |
| БТКШ мен NiCo/хризотил қоспасы | 355-577 | 2,3·102 | 26,6 | 0,879 |

3.17-кестедегі мәлімет бойынша қоспасыз таскөмір шайыры термиялық ыдырауының активтелу энергиясы мен экспоненциал алды көбейткіші микросфералық катализаторлар және NiCo/хризотил қосылған кездегіден жоғары, яғни бұл катализаторлар БТКШ термиялық деструкциясының басталуын жеңілдетеді. Ал хризотилдің өзі қосылғанда термиялық деструкцияның активтелу энергиясы жоғарылайды, яғни процестің тежелуі байқалады. R2 активтелу энергиясын анықтауда қолданылатын 2.3.1-бөлімшеде келтірілген (2.5) формула бойынша тәжірибелік сызық пен есептелген түзу сызық арасындағы корреляция коэффициенті.

Гюльмалиевтің [13, с. 397] жұмысында сипатталған термогравиметриялық анализ әдісі бойынша есептелген БТКШ мен оның катализаторлармен қоспаларының термиялық ыдырауының кинетикалық параметрлері (k жылдамдық тұрақтысы, экспоненциал алды көбейткіш k0 және Еa активтелу энергиясы) 3.18-кестеде келтірілген.

Кесте 3.18 – «Иілу нүктесі» әдісі бойынша БТКШ және оның катализаторлармен қоспасы деструкциясының термокинетикалық параметрлері

| Құрамы | Температура диапазоны, K | k, мин–1 | k0, мин–1 | Еa, кДж/моль | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Біріншілік таскөмір шайыры | 434-635 | 2,3·10-1 | 1,18·102 | 27,9 | 1,0 |
| БТКШ мен микросфера қоспасы | 350-748 | 9,5·10-2 | 1,06 | 10,3 | 0,998 |
| БТКШ мен NiO/микросфера қоспасы | 354-778 | 1,2·10-1 | 2,52 | 13,6 | 0,998 |
| БТКШ мен СоO/микросфера қоспасы | 354-798 | 9,8·10-2 | 1,13 | 10,0 | 0,996 |
| БТКШ мен хризотил қоспасы | 407-623 | 3,3·10-1 | 4,5·103 | 45,7 | 0,999 |
| БТКШ мен NiCo/хризотил қоспасы | 355-577 | 1,5·10-1 | 6,43 | 15,6 | 0,998 |

3.18-кестеде келтірілген R2 тәжірибелік термогравиметриялық қисық пен осы қисықтан иілу нүктесін табу үшін анықталған төртінші дәрежелі полиномиалды функция арасындағы корреляция коэффициенті. Қоспасыз БТКШ термиялық деструкциясы мен оның микросфералық катализаторлар қоспасымен термиялық деструкциясында жоғарыда келтірілген «брутто-стадиялық» әдіс пен «иілу нүктесі» әдісі арқылы анықталған термокинетикалық параметрлерді салыстырсақ, салыстырмалы айырмашылық бір-біріне келіседі. Екі әдіс бойынша біріншілік таскөмір шайырының хризотилмен қоспасының термиялық деструкциясының активтелу энергиялары (50,0 кДж/моль және 45,7 кДж/моль) мен экспоненциал алды көбейткіштері жоғары мәндерге ие. БТКШ-на NiCo/хризотил қосылған кезде екі жағдайда да активтелу энергияларының мәндері NiO/микросфера мен БТКШ қоспасының сәйкес термокинетикалық параметрімен жуық. Яғни, БТКШ термиялық деструкцияның кинетикалық параметрлерін өзара салыстыру үшін бұл әдістер тең дәрежеде қолданыла алады.

«Иілу нүктесі» әдісі арқылы анықталған біріншілік таскөмір шайырының термиялық ыдырауының жылдамдық тұрақтылары мәндері СоO/микросфера және микросфера қосылғанда өзара жуық және салыстырмалы түрде төмен мәнге ие. Ең жоғары жылдамдық тұрақтысы БТКШ мен хризотил қоспасында (3,3·10-1 мин–1) байқалады. БТКШ-на NiCo/хризотил және NiO/микросфера қосылған кезде жылдамдық тұрақтыларының мәндері өзара жуық.

«Шұбаркөл көмір» АҚ біріншілік таскөмір шайырының сутегі донорлары және катализаторлар (микросфералардың магнитті бөлігі мен никельмен байытылған хризотил) қатысында термиялық ыдырауын [190] зерттегенде «брутто-стадиялық» әдісте магниттік микросфера хризотил негізіндегі катализаторға қарағанда активтелу энергиясы мен экспоненциал алды көбейткіштің төмендеуіне алып келеді. Ал «иілу нүктесі» әдісінде екі катализатордың БТКШ-на қосылуы активтелу энергиясы мен жылдамдық тұрақтылары бастапқы қоспасыз шайырдың термиялық деструкциясының сәйкес параметрлерімен салыстырғанда 2-2,5 есе өсуіне алып келеді.

Екі түрлі әдіс бойынша алынған нәтижелерді салыстыра келе, микросфера негізіндегі катализаторлар және никель мен кобальтпен байытылған хризотил негізіндегі бинарлы катализатордың біріншілік таскөмір шайыры термодеструкциясының активтелу энергиясы мен жылдамдық контантасының төмендеуіне, ал жүйеге хризотил минералының қосылуы аталған үрдістің активтелу энергиясын да, жылдамдық тұрақтысын да жоғарылататынын байқаймыз.

Біріншілік таскөмір шайырының термиялық деструкциясына катализдік қоспалардың мұндай әсері тасымалдаушылардың табиғатына тікелей байланысты екенін көрсетеді. Микросфералық катализаторлар термиялық деструкцияның жүру аралығын кеңейтсе, хризотил және оның негізіндегі катализатор деструкция процесінің жылдам аяқталуына әкеледі. Яғни, бұл жағдай осыған дейінгі жұмыстарда [182, с. 477; 189, с. 160] көрсетілгендей катализдік қоспалар мен ауыр көмірсутекті шикізаттың арасында байланыстардың түзілуімен сипатталады.

Зерттелген катализаторлар қатысында біріншілік таскөмір шайыры термиялық деструкциясының жылдамдығы келесі ретпен ұлғаяды: CoO/микросфера < NiO/микросфера < NiCo/хризотил.

Ауыр көмірсутекті шикізаттың гидрогенизациясын жүзеге асыру үшін термиялық ыдырау процесінің активтелу энергиясын және макрокинетикасын анықтайтын басқа да параметрлерін анықтау маңызды болып табылады.

3.5 Катализаторлар қатысында модельдік объектілердің гидрогенизациясы

Қатты және ауыр көмірсутектерді гидрогенизациялау теориясы мен технологиясын дамыту және осы процесті басқару принциптерін орнатумен қатар олардың органикалық массасын модельдейтін жеке полиароматты көмірсутектер мен олардың қоспаларының сутегі ортасында айналуларын зерттеу өте маңызды.

Полиароматты қосылыстар тауарлық өнімдердің құрамдас бөлігі болуы үшін олар бөлшектенуі керек. Бөлшектену көп сақиналы ароматты құрылымға қатысты катализаторлар болған кезде ішінара гидрленуден және кейіннен гидрленген сақиналардың ыдырауынан тұруы керек. Катализаторлар көбінесе реакциялардың механизмін ғана емес, сонымен қатар оларды жүзеге асыру мүмкіндігін де анықтайды. Сондықтан гидрогенизация және ыдырау процестерінде кластерлердің химиялық құрылымының олардың реакциялық қабілетіне әсер ету заңдылықтары мен катализаторлар табиғатының әсер ету заңдылықтарын ажырату қиын [16, с. 115].

3.5.1 Ферросфера қатысында фенантреннің катализдік гидрогенизациясы

Ауыр мұнай қалдықтары мен бастапқы таскөмір шайыры әдетте қажетсіз ароматты қосылыстардың көп мөлшерін қамтиды және оларды таза көлік отынына айналдыру күрделірек (1.1-бөлімше). Ароматты гидрогенизацияның тиімділігін арттыруға процесті оптимизациялау және катализаторларды жақсарту арқылы қол жеткізуге болады, бұл өз кезегінде ароматты гидрогенизация процесін тереңірек түсінуді қажет етеді. Ауыр көмірсутекті шикізатты сұйылту процесін жақсарту үшін полиароматты қосылыстардың деструктивті гидрогенизациясын зерттеу жүргізілді. Қатты отындағы полициклді ароматты қосылыстардың бірі – алғаш рет көмір шайырынан алынған фенантрен.

Тәжірибе үшін фенантрен модельдік объект ретінде, катализдік қоспа ретінде магниттік микросфера алынды. Магниттік микросфера (ферросфера) сипаттамалары 3.1-бөлімде келтірілген. Индивидуалдық химиялық құрамының анализі бойынша микросферадан магниттік сепаратор арқылы бөлініп алынған магниттік бөлігінде темір (ІІІ) оксидінің мөлшері 2 еседей жоғары (3.1.1-бөлімше). Сканирлеуші электрондық микроскопта микрофотографиясы алынған (3.1.4-бөлімше). БЭТ әдісі бойынша анықталған меншікті бет ауданы 58,7 м2/г құрайды, бұл кеуектілік салыстырмалы түрде жоғарғы көрсеткіш (3.1.7-бөлімше).

Фенантренді гидрогенизациялауда катализдік қоспаның белсенділігі автоклавтық жағдайда анықталды. Ферросфера қатысында фенантрен гидрогенизациясының жүргізілу шарттары келесідей: Т – 380°С, Р – 3 МПа, t – 120 мин, катализдік қоспаның массалық үлесі 1,0%.

Фенантрен мен катализатор қоспасы алдын-ала араластырылады, содан кейін дайындалған масса автоклавқа жүктеледі. Реактор сутегімен үрленіп, газдың артық қысымын қамтамасыз етеді. Содан кейін реактор 380°С температураға дейін қыздырылады және реакцияға осы сәттен бастап 2 сағат бөлінеді. Берілген уақыттан соң автоклав өшіріліп, бөлме температурасына дейін салқындатылады, реакция қоспасы бензолда ерітіледі. 2.3.2-бөлімшеде гидрогенизациялық процестің жүргізу әдістемесі келтірілген. Реакция өнімінің құрамын хромато-масс-спектрометриялық анализ әдістемесі 2.3.3-бөлімшеде сипатталған.

Фенантренді гидрогенизациялау нәтижелері 3.19-кестеде келтірілген.

Кесте 3.19 – Фенантренді гидрогенизациялау өнімдерінің шығымы

| Индивидуалдық химиялық құрамы | Өнімдердің шығымы, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | катализаторсыз | ферросфера қатысында |
|  | 1 | 2 |
| 2-Бутилнафталин | - | 0,9 |
| 9,10-Дигидрофенантрен | 4,2 | 0,7 |
| 1,2,3,4-Тетрагидрофенантрен | - | 3,2 |
| Фенантрен | 95,8 | 95,2 |
| Конверсия | 4,2 | 4,8 |

Бірдей шарттарда катализаторсыз және ферросфералық катализатор қатысындағы фенантрен гидрогенизациясында конверсия мөлшерінде айтарлықтай өзгеріс көрінбейді. Катализатор қатысында деструкция өнімі – нафталин туындысы (2-бутилнафталин) тетрагидрофенантреннен түзілуі мүмкін [191, 192].

3.5.2 Микросфера негізіндегі катализаторлар қатысында антрацен мен фенантрен модельдік қоспасының гидрогенизациясы

Бұл бөлімде модельдік объектілер (антрацен және фенантрен) қоспасының катализаторлар қатысуымен деструктивті гидрогенизация процесіндегі реакциялық қабілеті, сондай-ақ олардың гидрлену және деструкция реакцияларындағы белсенділігі мен селективтілігін бағалау зерттелген.

Эксперименттер жүргізу үшін модельдік объект ретінде 1:1 қатынасында антрацен (х.т.) және фенантрен (х.т.) полициклді көмірсутектері (2.1.3-бөлімше) қоспасы, нанокатализаторлар ретінде – Fe3O4 [193], β-FeOOH [194] және катализдік қоспалар ретінде Қазақстан Республикасының көмір күлінен алынған микросфералар және микросфералардың бетіне «дымқыл араластыру» әдісімен орнатылған никель және кобальт тұздары пайдаланылды. Катализаторлардың дайындалу әдістемесі 2.2.1-бөлімшеде сипатталған. 3.1-бөлімде дайындалған катализаторлардың индивидуалдық химиялық құрамы, элементтік анализі, рентгенфазалық анализі, электрондық микрофотографиялары, бөлшектердің өлшемдері мен таралуы, кеуекті құрылымының параметрлері келтірілген.

Антрацен мен фенантрен қоспасын гидрогенизациялау ішкі араластырғышы бар автоклавта жүргізілді, сыйымдылығы 0,05 л, сутегінің бастапқы қысымы 3,0 МПа, температурасы 420°С және ұзақтығы 60 мин. Реакция уақытын санау автоклавтың температурасы 420°С-на жеткен кезде басталды. Жұмыс қысымы 12,0 МПа құрады. Бастапқы заттардың мөлшері: антрацен – 0,5 г, фенантрен – 0,5 г, қоспадағы нанокатализаторлар мен катализдік қоспалардың массалық құрамы бастапқы қоспаның 1,0% құрайды (3.20-кесте).

Кесте 3.20 – Антрацен мен фенантрен қоспасын гидрогенизациялау процесін жүргізудің эксперименттік шарттары

| Катализатор мөлшері, мас. % |  |  |  |  | T, ºC | P, МПа | τ, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe3O4 | β-FeOOH | Микросфера | NiО/микросфера | CoО/микросфера |  |  |  |
| - | - | - | - | - | 420 | 3,0 | 60 |
| 1 | - | - | - | - | 420 | 3,0 | 60 |
| - | 1 | - | - | - | 420 | 3,0 | 60 |
| - | - | 1 | - | - | 420 | 3,0 | 60 |
| - | - | - | 1 | - | 420 | 3,0 | 60 |
| - | - | - | - | 1 | 420 | 3,0 | 60 |

Қоспа алдын-ала араластырылды, содан кейін дайындалған масса автоклавқа жүктелді. Реактор сутегімен үрленіп, газдың артық қысымын қамтамасыз етті. Содан кейін реактор қажетті температураға дейін қыздырылады және белгіленген уақыт ішінде сақталады. Тәжірибеден соң ол бөлме температурасына дейін салқындатылды, реакция қоспасы бензолда ерітілді. 2.3.2-бөлімшеде модельдік органикалық қосылыстардың гидрогенизациясын жүргізу әдістемесі келтірілген.

2.3.3-бөлімшеде сипатталған ХМС анализ әдістемесі бойынша NiO/микросфера мен СоO/микросфера нанокатализаторларының қатысында жүргізілген модельдік қоспа гидрогенизациясы өнімдерінің құрамы анықталды (Қосымша Ә).

Түрлі катализаторлар қатысында модельдік қоспалар гидрогенизациясы процестерін зерттеу нәтижелері келтірілген: антрацен–бензотиофен [195], антрацен–бензотиофен–дифенил [196], және антрацен–бензотиофен–дифенил–фенантрен [197]. Әдеби дереккөздерді талдау көрсеткендей, модельдік полиароматты қосылыстардың қоспаларын гидрогенизациялау кезінде олардың құрылымы ең алдымен гидрлеу, гидрогенолиз өнімдерінің қатынасына және конверсия дәрежесіне әсер етеді. Мысалы, екі компонентті антрацен-бензотиофен қоспасының катализаторсыз гидрогенизация жағдайында реакцияға түспеген заттардың мөлшері 23% құрайды [195, p. 419], ал катализатордың қатысуынсыз төрт компонентті қоспаны гидрогенизациялау полиароматты көмірсутектер конверсиясының жоғары дәрежесін көрсетеді [197, p. 51].

[195, p. 419; 196, p. 120; 197, с. 51] жұмыстарындағы гетерогенді және псевдогомогенді катализаторлардың қатысуымен полиароматты көмірсутектердің екі, үш, төрт компонентті қоспаларын гидрогенизациялау процесінің нәтижелері катализатордың шығыны 2-ден 5%-ға дейін екенін көрсетті. Дәл осы оптималды мөлшер полиароматты көмірсутектерді гидрогенизациялау процесінде конденсация реакцияларына кедергі келтіретін және ассоциациялардың тұрақтылығын төмендететін белсенді сутегі атомының шығымын арттыруға мүмкіндік береді.

Ұқсас шарттарда (температура, қысым, катализатор мөлшері) микросфера негізіндегі нанокатализаторлар қатысында антрацен [198] және фенантрен (3.5.1-бөлімше) гидрогенизациясын зерттеу нәтижелерінен және әдебиеттерден (1.2-бөлім) антрацен фенантренге қарағанда көбірек конверсияға ұшырайтыны белгілі.

Антрацен мен фенантрен қоспасының катализдік гидрогенизация өнімдерінің химиялық құрамы 3.21-кестеде келтірілген.

Кесте 3.21 – Антрацен мен фенантрен модельдік қоспасының гидрогенизациялық реакция өнімдерінің шығымы (тәжірибелердің нөмірлері 3.20-кестеден)

| Қосылыс | Құрамы, мас. % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нафталин | - | - | - | - | - | 0,98 |
| 2-Метилнафталин | - | - | - | 1,80 | 3,53 | 2,63 |
| 1,7-Диметилнафталин | - | - | - | - | 7,67 | 5,96 |
| 2-Этилнафталин | - | - | - | 3,02 | - | - |
| 2-Бутилнафталин | 1,06 | - | - | - | 2,50 | 4,18 |
| 1-Метил-4-фенилметил бензол | 3,27 | 1,40 | 2,79 | 5,25 | 11,42 | 15,49 |
| Дифенилметан | - | - | - | - | - | 1,29 |
| 2-Метил-1,1′-бифенил | - | - | - | 1,65 | 4,01 | 3,07 |
| 2-Этил-1,1′-бифенил | 1,80 | - | 1,53 | 2,17 | 7,61 | 10,39 |
| 9,10-Дигидроантрацен | 14,65 | 23,72 | 18,46 | 13,29 | 22,66 | 32,65 |
| 9,10-Дигидрофенантрен | 3,10 | 1,73 | 3,39 | 2,64 | - | - |
| 1,2,3,4-Тетрагидроантрацен | 11,58 | 12,28 | 13,47 | 9,21 | - | 6,20 |
| 1,2,3,4-Тетрагидрофенантрен | - | - | - | - | 15,98 | 2,04 |
| Антрацен | 12,81 | 18,96 | 12,63 | 10,73 | 3,94 | 1,32 |
| Фенантрен | 51,31 | 41,92 | 47,74 | 48,60 | 16,81 | 6,15 |

Молекуланың электронды құрылымы гидрогенизация процесінде маңызды рөл атқаратындығы, сонымен қатар орынбасушылардың әр түрлі орналасуы изомерлердің реакция қабілеттілігінің айтарлықтай ерекшеленуін туындатады. Антрацен мен фенантреннің сәйкесінше линеарлық және ангулярлық құрылымдары молекулалардың негізгі күйдегі реакция қабілетті жағдайларын көрсетеді. Бұл фенантреннің тұрақтылығын және оның 9, 10 позицияларындағы реакция қабілеттілігін түсіндіреді.

Төменде реакция өнімдерін хромато-масс-спектрометриялық анализден алынған мәліметтерге сәйкес антрацен мен фенантрен қоспасын гидрогенизациялау сызбасы келтірілген (3.14-сурет).

Сурет 3.14 – Катализдік гидрогенизация кезіндегі антрацен мен фенантрен қоспасының болжамды айналу сызбасы

Антрацен мен фенантреннің гидрогенизациясы гидрлену (дигидроантрацен, тетрагидроантрацен, дигидрофенантрен, тетрагидрофенантрен) және деструкция (дифенилдер, нафталиндер) өнімдерін түзе отырып, сатылы түрде жүретіні белгілі. Осы сызба бойынша бастапқыда антрацен мен фенантрен дигидротуындылары түзіліп, одан әрі бифенилге және оның туындыларына ыдырауы мүмкін; антрацен мен фенантреннің тетрагидротуындылары нафталинге және нафталин туындыларына ыдырайды.

Фенантреннің катализдік гидрогенизация процесінде 9,10-дигидрофенантрен мен 1,2,3,4-тетрагидрофенантреннің сәйкесінше 9,10-дигидроантрацен мен 1,2,3,4-тетрагидроантраценге ангулярлық-линеарлық изомеризациялануы орын алатыны [143, p. 107] жұмысында көрсетілген. Ары қарай дигидро- және тетрагидроантрацен антрацен түзе отырып дегидрленеді.

Қоспаның гидрогенизациясы кезінде гидротуындылардың ыдырауы мен ішінара дегидрленуі жүреді. Полиароматты көмірсутектердің гидротуындылары сутек донорлары қызметін де атқарады [199, 200]. Антрацен фенантренге қарағанда гидрленуге оңай ұшырайтындықтан, фенантрен NіO/микросфера (38,6%) және СоO/микросфера (40,9%) катализаторларының қатысуымен жақсы гидрленген деп қорытынды жасауға болады, фенантреннің гидротуындылары изомерлеу өнімдерін – антраценнің гидротуындыларын береді. 3.20-кесте мәліметтері NiO/микросфера және СоO/микросфера катализдік қоспалары Fe3O4, β-FeOOH нанокатализаторларына және микросфералар түріндегі катализдік қоспаларға қарағанда полиароматты көмірсутектер қоспасын гидрогенизациялау процесінде белсенді және селективті болатындығын көрсетеді. 3.15-суретте полиароматты көмірсутектер қоспасының гидрленуі мен гидрогенолизі реакцияларының эксперименттік нәтижелері келтірілген, тәжірибе қателігі ±4,6% құрайды.

1 – катализаторсыз; 2 – Fe3O4; 3 – β-FeOOH; 4 – микросфера; 5 – NiО/микросфера; 6 – CoО/микросфера

Сурет 3.15 – Антрацен мен фенантрен қоспасы гидрогенизациясы өнімдерінің шығымы

Полиароматты көмірсутектер қоспасын катализаторсыз гидрогенизациялау процесінде ыдырау өнімдерінің шығымы 6,5% және гидрлеу өнімдері – 29,3% құрады. Бұл ретте реакцияға түспеген заттың 64%-дан астамы қалды, оның ішінде фенантрен – 51,3%, антрацен – 12,8%.

Антрацен мен фенантрен қоспасын Fe3O4 нанокатализаторы қатысында гидрогенизациялау тәжірибесінің нәтижелері гидрлеу өнімдерінің едәуір мөлшерде басым болатындығын көрсетті, гидрлеу өнімдерінің концентрациясы 37,7% құрады, ал ыдырау өнімдерінің концентрациясы тек 1,4% құрайды.

β-FeOOH қатысуымен қоспаны гидрогенизациялау эксперименттерін талдау нәтижелерінен гидрогенизатта ыдырау өнімдеріне (4,3%) қарағанда гидрлеу өнімдері (35,3%) көп екендігі байқалады. Жүйеге Fe3O4 және β-FeOOH нанокатализаторларын қосу гидрлеу өнімдерінің ұлғаюына және қоспаны катализаторсыз гидрогенизациялау процесімен салыстырғанда деструкция өнімдерінің азаюына әкелді.

Модельдік объектілер қоспасына катализатор ретінде микросфералар қосылған кезде деструкция өнімдерінің шығымы 11,7%-ды құрады, ал гидрлеу өнімдерінің шығымы қоспаны катализаторсыз гидрогенизациялау кезінде гидрлеу өнімдерінің шығымымен салыстырғанда іс жүзінде өзгерген жоқ және 29%-ды құрады.

Никель катализдік қоспасы жағдайында гидрогенизаттағы деструкция және гидрлеу өнімдері құрамының қатынасы 1:1-ге жақын (тиісінше 40,5% және 38,6%), ал кобальт катализдік қоспасы жағдайында ыдырау өнімдерінің мөлшері 10%-дай көбірек (деструкция өнімдері – 51,6%, гидрлеу өнімдері – 40,9%) болды.

Антрацен мен фенантрен қоспасының гидрогенизациясына катализаторлар әсерін зерттеу олардың тиімділік қатарын құруға мүмкіндік берді: СоO/микросфера > NiO/микросфера > микросфера > β-FeOOH ≈ Fe3O4.

Ұсынылған нәтижелерді талдай отырып, микросфера негізіндегі никель мен кобальт катализаторларының қоспадағы фенантреннің гидрлену және гидрогенолиз өнімдерінің жоғары конверсиясына, сондай-ақ антрацен гидротуындыларының донорлық қабілетін арттыруға әсер ететінін атап өткен жөн.

СоO/микросфера катализаторы деструкция өнімдерінің де, гидрлену өнімдерінің де шығымы жағынан тиімді. Кобальт оксидіне негізделген катализдік қоспалар антрацен мен фенантрен қоспасының гидрогенолиз реакциясында селективті болып табылады [201-203].

3.5.3 NiCo/хризотил қатысында антрацен және фенантрен модельдік қосылыстарының гидрогенизациясы

Полиароматты көмірсутектер антрацен мен фенантреннің гидрогенизациясында белсенділігі мен селективтілігі зерттелетін NiCo/хризотил катализаторының алыну әдістемесі 2.2.2-бөлімшеде сипатталған.

Катализатордың физика-химиялық қасиеттері – индивидуалдық химиялық құрамы, элементтік құрамы, рентгенфазалық анализ нәтижелері, СЭМ және ТЭМ микрофотографиялары, беттік морфологиясы, катализатордағы бөлшектердің орташа өлшемі мен таралулары, адсорбциялық изотермалары және температуралық бағдарланатын тотықсыздану мәліметтері 3.1-бөлімде сипатталған.

Никель мен кобальттан тұратын белсенді бинарлы орталыққа тасымалдаушы ретінде алынған хризотил минералының негізгі құрамын кремний оксиді (67%) мен магний оксиді (26%) құрайды (3.1.1-бөлімше).

Рентгенфазалық анализден алынған дифракциялық суреттен хризотил Mg3[OH]4{Si2O5}, кобальт оксидіне CoCo2O4 және никель оксидіне NiO сай кристалл құрылымының рефлекстері алынды (3.1.3-бөлімше).

Сканирлеуші зондтық микроскопиялық зерттеу (3.1.4-бөлімше), СЭМ (3.1.5-бөлімше) және ТЭМ микрофотографиялар (3.1.6-бөлімше) хризотил түтіктерінің жақын реттілікте тығыз оралғанын көрсетеді. Минерал ішкі диаметрі шамамен 10 нм және сыртқы диаметрі шамамен 60 нм болатын нанотүтікшелерден тұрады.

Алынған NiCo/хризотил катализаторының меншікті бет ауданы 37,5 м2/г құрайды. R<47,7 нм кеуектердің меншікті көлемі бастапқы хризотилде 0,121 см3/г құраса, никель мен кобальт орнықтырылғаннан соң 0,074 см3/г-ге төмендейді, яғни өлшемі кіші кеуектерді метал оксидтері толықтырды деп болжауға болады (3.1.8-бөлімше).

Полиароматты көмірсутектерді гидрогенизациялау көлемі 0,05 л ішкі араластырғышы бар автоклавта жүргізілді. Антрацен және фенантрен гидрогенизациясының ұзақтығы 60 минут, бастапқы қысымы 3,0 МПа, температура 400°С. Жұмыс қысымы ~6,0 МПа құрады. Алдын-ала полиароматты көмірсутектің массасы 1,0 г және катализатордың массасы 0,01 г араластырылды. Гидрогенизацияны жүргізу реті 2.3.2-бөлімшеде толық сипатталған.

2.3.3-бөлімшеде сипатталған хромато-масс-спектрометриялық анализ әдістемесі бойынша антрацен мен фенантреннің NiCo/хризотил катализаторының қатысында гидрогенизациясы өнімдерінің хроматограммалары (Қосымша Б) алынды.

Кесте 3.22 – NiCo/хризотилдің қатысында антрацен мен фенантреннің гидрогенизациясы өнімдерінің шығымы

| Индивидуалдық химиялық құрамы | Өнімдер шығымы, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | антрацен | фенантрен |
| 1-Метил-2-(фенилметил)-бензол | 3,51 | 0,20 |
| 2-Этилнафталин | 1,38 | 1,10 |
| 2-Бутилнафталин | 2,20 | 0,25 |
| Бифенил | - | 0,40 |
| 2-Метил-1,1'-бифенил | 1,04 | - |
| 2-Этил-1,1'-бифенил | 6,95 | 0,37 |
| Флуорен | - | 2,75 |
| 9-Метил-9H-флуорен | - | 0,90 |
| 9,10-Дигидроантрацен | 24,83 | 2,82 |
| 1,2,3,4-Тетрагидроантрацен | 34,92 | 1,68 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8-Октагидроантрацен | 2,16 | - |
| 9,10-Дигидрофенантрен | - | 13,45 |
| 1,2,3,4-Тетрагидрофенантрен | - | 4,09 |
| Антрацен | 14,65 | - |
| Фенантрен | 8,37 | 74,70 |
| Идентификацияланбаған | - | 0,57 |
| Конверсия | 76,99 | 28,60 |

3.22-кестеде NiCo/хризотил катализаторының қатысуымен антрацен мен фенантренді гидрогенизациялау өнімдерінің құрамы келтірілген

Фенантреннің антраценге қарағанда нашар гидрогенизациялануы байқалады (3.22-кесте), дегенмен ондағы қысқа байланыс реті антраценге қарағанда үлкен. Қысқа байланыстардың санын да ескеру керек: фенантренде 1,775 ретті байланыс біреу, антраценде – төртеу, бірақ 1,738 ретті. Егер процесс катализаторлардың әрекет ету ерекшеліктерімен күрделенбесе, ароматты көмірсутектердің гидрогенизация жылдамдығын анықтайтын маңызды көрсеткіш еселенген байланыстардың болуы және олардың саны болып табылады [16, с. 119].

Сутегінің бастапқы қысымы 3 МПа және температурасы 400°C кезінде NiCo/хризотил катализаторының қатысуымен антраценді гидрогенизациялау нәтижелеріне сәйкес болжамды сызба 3.16-суретте келтірілген.

Сурет 3.16 – Түзілген өнімнің құрамына сәйкес антраценнің гидрогенизация реакцияларының болжамды сызбасы

Антраценді гидрогенизациялау кезінде гидрлену өнімдерінің мөлшері 61,9%, деструкция – 15,1% және изомеризация – 8,37% құрайды, арифметикалық ортадан стандартты ауытқу 4,2%. Антрацен гидрокрекингіндегі алғашқы реакция ди-, тетра- және октагидроантрацендерге сатылы гидрлену болып табылатыны белгілі [56, p. 85; 57, p. 145]. Содан кейін тетрагидроантраценнің циклогексан сақинасы ыдырап, нафталиндер түзіледі. Антраценнің 1-метил-2-(фенилметил)-бензолға айналуы дигидроантраценнің түзілуі арқылы сатылап жүреді.

Модельдік объектілерді гидрогенизациялау нәтижелері бойынша нафтен сақиналарының α-байланыстар бойымен ашылуының жалпы заңдылығы байқалады. Бұл байланыстың көмірді сұйылтуды модельдейтін жағдайларда, яғни сутегінің қысымында көбірек ашылуы молекулалық сутегінің радикалдармен өзара әрекеттесуі кезінде пайда болатын атомдық сутегінің ипсо-шабуылымен түсіндіріледі [16, с. 134]. Дигидроантраценнен 1-метил-2-(фенилметил)-бензолдың (3.17а-сурет) және тетрагидроантраценнен 2-бутилнафталиннің (3.17ә-сурет) түзілуі H• ипсо-шабуылымен иницирленетін α-байланыстардың ашылуы арқылы жүреді.

|  | а |
| --- | --- |
|  | ә |

а – дигидроантраценнен 1-метил-2-(фенилметил)-бензолдың түзілуі; б – тетрагидроантраценнен 2-бутилнафталиннің түзілуі

Сурет 3.17 – H• ипсо-шабуылымен иницирленетін α-байланыстардың ашылу сызбасы

Фенантренді гидрогенизациялау кезіндегі гидрлеу өнімдерінің мөлшері 26,1%, ал деструкция өнімдері 2,5% құрайды, арифметикалық орта мәннен стандартты ауытқу 4,1%. NiCo/хризотил катализаторының қатысуымен фенантренді гидрогенизациялау нәтижелеріне сәйкес болжамды сызба 3.18-суретте келтірілген.

Сурет 3.18 – Түзілген өнімнің құрамына сәйкес фенантреннің гидрогенизация реакцияларының сызбасы

Фенантренді гидрогенизациялау процесінде гидрлеу мен крекингтің кезектескен реакциялары басым болады. Фенантренді гидрогенизациялау нәтижесінде пайда болған 9,10-дигидрофенантрен және 1,2,3,4-тетрагидрофенантрен сәйкесінше 9,10-дигидроантраценге және 1,2,3,4-тетрагидроантраценге дейін изомерленеді [143, p. 107]. Тетрагидрофенантреннен 2-бутилнафталиннің түзілуі H• ипсо-шабуылымен иницирленетін α-байланыстың ашылуы арқылы да жүреді (3.19-сурет).

Сурет 3.19 – Тетрагидрофенантреннен 2-бутилнафталиннің түзілу сызбасы

Фенантренді гидроөңдеу кезінде пайда болатын 9-метил-9Н-флуорен – бастапқы фенантренде (3,7%) болатын флуорен өнімі. Сондай-ақ, 1-метил-2-(фенилметил)-бензол, 2-этил-1,1'-бифенил, бифенил – бастапқы фенантренде болатын дибензотиофеннің (2,1%) ыдырау өнімдері.

Гидрогенизация кезінде полиароматты көмірсутектердің гидротуындыларының ыдырауы мен ішінара дегидрленуі жүріп, сутегі донорлары қызметін де атқаратыны туралы [200, p. 205] жұмысында жазылған. Катализатор NiCo/хризотил қатысындағы фенантрен гидрогенизациясы кезіндегі түзілген 9,10-дигидроантрацен мен 1,2,3,4-тетрагидроантрацен сутегі доноры қызметін атқара алады.

Осылайша, NiCo/хризотил катализаторының 3 МПа қысымда, 400°C температурада 1 сағат ішінде антрацен мен фенантрен гидрогенизациясына әсерін зерттей келе, катализатордың гидрлеу реакциясына селективтілігі анықталды. Антрацен мен фенантреннен түзілген гидрлеу өнімдері сәйкесінше 61,9% және 26,1% құрайды, ыдырау өнімдері сәйкесінше 15,1% және 2,5% құрайды. Жалпы, NiCo/хризотил катализаторының қатысындағы антраценнің гидрогенизация реакциясында конверсия 77%, фенантрен конверсиясы 29% құрады [204].

3.5.4 Биметалдық (Ni, Co) хризотил катализаторының гидрогенизациялау белсенділігі мен селективтілігіне нанобөлшектер өлшемдерінің әсері

Ауыр көмірсутекті шикізаттың гидрогенизациялық реакциясында қолданылатын катализатордағы металл бөлшектерінің өлшемі оның белсенділігіне әсер ететіндігі белгілі. Металл бөлшектерінің агломерациясы неғұрлым жоғары болып, өлшемі үлкейген сайын катализатор бетіне кокс жақсы ұсталып, оның дезактивациясына жылдам әкеледі. Сондықтан тасымалдағыш бетінде металл бөлшектерінің неғұрлым жоғары дисперстілігін қамтамасыз ету қарастырылады. MZSM-5 мезокеуекті цеолитінің бетіндегі Ni2P нанобөлшектерінің өлшемін кішірейту катализатордың 4,6-диметилдибензотиофенді гидродесульфуризациялау және фенантренді гидрогенизациялау белсенділігін арттыруға әсер еткенін [205, 206] жұмыстарында көрсетеді. Тасымалдағыш бетінде орнықтырылған Ni (II) комплексті қосылысын алу жолын өзгерту арқылы металл агрегациясын тежеп, нәтижесінде никель нанобөлшектері өлшемін кішірейтуге, сол арқылы катализдік белсенді бетті ұлғайтуға болады [207, 208]. Тасымалдағыш бетіндегі никель нанобөлшектері өлшемінің бензолды гидрлеуге әсері қарастырылып, 20-60 нм өлшемдегі никель бөлшектерінің 50-200 нм өлшемдегі никель бөлшектеріне қарағанда циклогексанның шығымын жоғарылататыны және активтелу энергиясын 2 еседей төмендететіні анықталған [209].

Тасымалдағыш хризотил бетіне орнықтырылған никель және кобальт нанобөлшектері өлшемдерінің полиароматты көмірсутек гидрогенизациясына әсерін зерттеу үшін дымқыл араластыру әдісімен никель (ІІ) нитраты мен кобальт (ІІ) нитраты тұздарының 1, 5, 10, 15% сулы ерітінділері арқылы катализаторлар дайындалды (2.2.2-бөлімше).

3.1.2-бөлімшеде түрлі концентрацияда алынған биметалдық нанокатализаторлардың рентгендік флуоресценттік анализ нәтижелері келтірілген. NiCo/хризотил 1, 5, 10, 15% катализаторларда тасымалдағыш бетіне орныққан никельдің мөлшері сәйкесінше 42, 52, 53, 51%, кобальттың мөлшері сәйкесінше 29, 42, 45, 43% құрайды.

3.1.3-бөлімшеде NiCo/хризотил-5% нанокатализаторының рентгенфазалық анализ нәтижесі көрсетілген. Зерттеліп отырған NiCo/хризотил-1, 5, 10, 15% нанокатализаторларында кобальт оксиді CoCo2O4, никель оксиді NiO кристалдық күйлерінде болатыны анықталды.

Алынған нанокатализаторлардың сканирлеуші электрондық микроскоп арқылы түсірілген микрофотографиялары 3.20а, 3.20ә, 3.20б, 3.20в-суреттерде келтірілген.

а

ә

а – NiCo/хризотил - 1%; ә – NiCo/хризотил - 5%

Сурет 3.20 – NiCo/хризотил нанокатализаторларының СЭМ микрофотографиялары, парақ 1

б

в

б – NiCo/хризотил - 10%; в – NiCo/хризотил - 15%

Сурет 3.20, парақ 2

3.1.8-бөлімшеде келтірілген нанокатализаторлардың адсорбциялық қасиеттерінің мәліметтері бойынша бастапқы хризотил бетінің меншікті ауданы 39,4±0,6 м2/г, NiCo/хризотил-1%, NiCo/хризотил-5%, NiCo/хризотил-10%, NiCo/хризотил-15% катализаторларында сәйкесінше меншікті бет ауданы 31,2±0,3 м2/г, 26,0±0,3 м2/г, 24,5±0,3 м2/г, 19,7±0,1 м2/г құрайды. Никель мен кобальт тұздарының концентрациясы артқан сайын радиусы 47,7 нм-ден төмен болатын кеуектердің меншікті көлемі кемиді. Яғни, никель мен кобальт оксидтерінің концентрациясы артқан сайын кеуектерде көбірек орнығуы байқалады.

Сканирлеуші электрондық микроскопия нәтижелері арқылы никель және кобальт тұздарын ерітіндінің түрлі концентрациясы арқылы «дымқыл әдіспен» хризотил бетіне орнықтыру кезінде ерітінді концентрациясының металл оксиді нанобөлшектерінің өлшемдеріне әсері (3.21а, 3.21ә, 3.21б, 3.21в-суреттер) зерттелді.

| а | ә |
| --- | --- |
| б | в |

Никель және кобальт тұздары ерітінділерінің концентрациясы: а – 1%; ә – 5%; б – 10%; в – 15%

Сурет 3.21 – Никель және кобальт тұздары ерітінділерінің концентрациясына байланысты хризотил бетінде бөлшектердің өлшем бойынша таралуы

3.21а-в суреттердегі гистограмма мәліметтері бойынша никель мен кобальт тұздары ерітіндісінің концентрациясы 1% болғанда хризотил нанотүтікшелерінің бетінде таралған бөлшектердің көп мөлшерінің (25%) өлшемі 110-120 нм аралықты құрайды, ерітінді концентрациясы 5% болғанда – 80-90 нм арасындағы өлшемді бөлшектер 33%, ерітінді концентрациясы 10% болғанда – 70-80 нм өлшемді бөлшектер 25%. Ерітінді концентрациясы 15% болғанда нақты максималды мөлшерде бөлшектер өлшемі анықталмайды, өлшемі 70-80 нм және 80-90 нм арасындағы бөлшектер әрқайсысы 20%-дан мөлшер құрайды. Алынған мәліметтерді толықтыру үшін NiCo/хризотил электрондық микрофотографияларының негізінде катализатор бетіндегі металл оксидтері бөлшектерінің орташа өлшемдері анықталды (3.23-кесте).

Кесте 3.23 – Катализатор бетіндегі бөлшектердің орташа өлшемі

| Катализатор | Бөлшектердің орташа өлшемі, нм |
| --- | --- |
| NiCo/хризотил - 1% | 101,5 |
| NiCo/хризотил - 5% | 70,5 |
| NiCo/хризотил - 10% | 88,5 |
| NiCo/хризотил - 15% | 99,3 |

Хризотил бетіндегі никель мен кобальт нанобөлшектері өлшемдерінің катализдік белсенділігіне әсерін зерттеу үшін фенантренді гидрогенизациялау көлемі 0,05 л ішкі араластырғышы бар автоклавта 60 минут бойы бастапқы қысымы 3,0 МПа, температура 400°С болатын жағдайда жүргізілді. Алынған фенантрен массасы 1,0 г, катализатордың мөлшері фенантрен массасының 1% құрайды. Модельдік органикалық қосылыстардың гидрогенизациясын жүргізу реті 2.3.2-бөлімшеде сипатталған.

2.3.3-бөлімшеде полиароматты көмірсутектердің гидрогенизациясынан түзілген өнімдердің индивидуалдық химиялық құрамының анықталу әдістемесі, 3.24-кестеде нәтижелері келтірілген.

Кесте 3.24 – Фенантрен гидрогенизациясы өнімдерінің шығымы

| Қосылыс | Құрамы, мас. % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NiCo/хризотил-1% | NiCo/хризотил-5% | NiCo/хризотил-10% | NiCo/хризотил-15% |
| 9,10-Дигидрофенантрен | 9,33 | 10,62 | 8,36 | 9,79 |
| 1,2,3,4-Тетрагидро-фенантрен | 3,36 | 3,91 | 3,01 | 3,56 |
| 1-Этилнафталин | 0,24 | 0,28 | 0,28 | - |
| Флуорен | 1,80 | 1,95 | 1,51 | 1,39 |
| 9-Метил-9Н-флуорен | 0,21 | 0,19 | - | - |
| 9,10-Дигидроантрацен | 0,40 | - | 0,27 | - |
| 1,2,3,4-Тетрагидроантрацен | 0,22 | 0,17 | - | - |
| 4-Метилфенантрен | 0,45 | - | - | - |
| 1-Метилфенантрен | 0,34 | - | - | - |
| 2-Метилфенантрен | 0,70 | - | - | 2,58 |
| 4,5-Диметилфенантрен | 0,40 | - | - | - |
| 9-Этилфенантрен | 0,81 | - | - | - |
| 3-Метилфенантрен | 0,33 | 0,37 | - | 0,63 |
| 1,2-диен-1,3-дифенилбутан | - | - | - | 0,58 |
| Фенантрен | 81,42 | 82,25 | 86,57 | 81,48 |
| Идентификацияланбаған заттар | 2,00 | 2,40 | 1,51 | 1,38 |

Хромато-масс-спектрометриялық анализ нәтижелерінен никель мен кобальт орнықтырылған хризотил негізіндегі бинарлы катализатор қатысында фенантрен гидрогенизациясында 9,10-дигидрофенантреннің үлесі жоғары (9-10%) екені анықталды. Келесі сатыдағы гидрлеу өнімі 1,2,3,4-тетрагидрофенантреннің үлесі 3-4% құрайды. Изомерлеу өнімі 9,10-дигидроантраценнің түзілуі NiCo/хризотил-1% және NiCo/хризотил-10% катализаторлары қатысында, 1,2,3,4-тетрагидроантраценнің түзілуі NiCo/хризотил-1% және NiCo/хризотил-5% катализаторлары қатысында орын алады.

Фенантрен гидрогенизациясы өнімдерінің катализаторлар бойынша топтық шығымы 3.22-суретте келтірілген.

Сурет 3.22 – Фенантрен гидрогенизациясы өнімдерінің шығымы

NiCo/хризотил-5% қатысында фенантрен гидрогенизациясында гидрлеу өнімдерінің шығымы 14,7% құрайды. Деструкция өнімдерінің максималды шығымы (0,6%) NiCo/хризотил-15% қатысында орын алады.

NiCo/хризотил-1% және NiCo/хризотил-15% катализаторларында металл нанобөлшектерінің өлшемдері жуық екенін атап өту керек. Фенантрен конверсиясы жоғары болғанымен, полиароматты көмірсутектің гидроконверсиясы үшін тиімді емес алкилдеу өнімдері NiCo/хризотил-1% және NiCo/хризотил-15% қатысында көбірек түзілді. Осы екі катализатор қатысындағы фенантреннің гидрлену өнімдерінің де шығымдары өзара жуық: 1%-дық катализаторда 13,31% гидрлену өнімі түзілсе, NiCo/хризотил-15% қатысында 13,35% түзілген.

Осылайша, алынған NiCo/хризотил катализаторының гидрлеу реакциясына селективтілігі және оны дайындау үшін никель мен кобальттың нитрат тұздары ерітіндісінің оптималды концентрациясы 5% екені анықталды [210].

3.5.5 NiCo/хризотил-5% қатысында бензотиофен гидрогенизациясы

Күкіртті қосылыстардың айналуларын зерттеу синтетикалық сұйық отын алу, көмір химиясы, ауыр көмірсутекті шикізатты өңдеуде маңызды болып табылады [16, с. 199]. 1.2-бөлімшеде күкіртті ароматты қосылыс – бензотиофеннің айналулары бойынша шолу жасалған. Бензотиофеннің басқа да полиароматты көмірсутектермен қоспасын автоклавты жағдайда гидрогенизациялау бойынша зерттеулер [195, p. 419; 196, p. 120; 211] жұмыстарында жүргізілген.

Модельдік объект ретінде алынған бензотиофеннің гидрогенизациясын NiCo/хризотил-5% катализаторы қатысында жүргізудің жалпы реті 2.3.2-бөлімшеде сипатталған. Реакция үшін алынған бензотиофеннің массасы 0,5 г, катализатор мөлшері 1%, автоклав көлемі 0,05 л, сутегінің бастапқы қысымы 3 МПа, температура 400°С болатын шарттарда 60 мин бойы жүргізілді.

Хризотил негізінде биметалдық нанокатализаторлар алу әдістемесі 2.2.2-бөлімшеде сипатталған. Катализатордың физика-химиялық қасиеттері – индивидуалдық химиялық құрамы, элементтік құрамы, рентгенфазалық анализ нәтижелері, беттік морфологиясы, катализатордағы бөлшектердің орташа өлшемі мен таралулары, адсорбциялық изотермалары 3.1-бөлімде сипатталған. 3.5.4-бөлімшеде NiCo/хризотил-5% катализаторының хризотил бетінде металл бөлшектерінің таралуы мен өлшемдері бойынша оптималды екені микроскопиялық зерттеулер арқылы анықталып, модельдік объект – фенантреннің гидрогенизациясы арқылы нақтыланды.

2.3.3-бөлімшеде сипатталған хромато-масс-спектрометриялық анализ әдістемесі бойынша бензотиофеннің NiCo/хризотил-5% катализаторының қатысында гидрогенизациясы өнімдерінің хроматограммалары (Қосымша Б) алынды. Алынған тәжірибелік нәтижелер және әдебиеттік шолу (1.2-бөлім) мәліметтері бойынша бензотиофен гидрогенизациясының болжамды сызбасы 3.23-суретте көрсетілген.

Сурет 3.23 – Бензотиофен гидрогенизациясының сызбасы және шығымдары

Бензотиофеннің катализдік гидрогенизациясы нәтижесінде 6% 2,3-дигидробензотиофен мен 79% этилбензол және күкіртсутек газының түзілгені анықталды, тәжірибе қателігі 4,3% құрайды.

Күкіртсутек өз кезегінде радикалдар түзу арқылы катализдік рөл атқара алады [13, с. 455]:

H2S↔HS∙+H∙;                                           (3.13)

R1-R2+H∙→R1H+R2∙;                                  (3.14)

R2∙+HS∙→R2HS;                                         (3.15)

R2HS+H2→R2H+H2S.                                  (3.16)

Ароматты емес күкіртті қосылыстардың деструкциясы ароматтыға қарағанда жеңіл жүреді және оның механизмі қарапайым, C–S байланысы үзіледі [16, с. 205]. Бензотиофен гидрогенизациясынан тек ароматты емес гетерогенді атомы бар сақинаның гидрленіп, ары қарай ыдырауға ұшырағаны байқалады. Осылайша, модельдік объект – бензотиофенді NiCo/хризотил-5% катализаторы қатысында гидрогенизациялық өңдеу нәтижесінде конверсиясы 84,6% құрады.

3.5.6 NiCo/хризотил-5% қатысында бензофуран гидрогенизациясы

Оттегі көмірден түзілген өнімдердің құрамында кластерлерді байланыстыратын «көпірлерде» гетероатомдар ретінде және кластерлерді «қоршайтын» функционалдық топтарда болады [16, с. 179]. Гетероатомның болуы бензол сақинасындағы π-электрондардың локализациясын тудырып, ароматтылықты азайтады. Сондықтан, фуран және оның туындылары бензолдан бірнеше есе жылдам гидрленеді [16, с. 140]. 1.2-бөлімшеде оттекті ароматты қосылыс – бензофуранның айналулары бойынша шолу жасалған.

Модельдік объект ретінде алынған бензофуранның гидрогенизациясын NiCo/хризотил-5% катализаторы қатысында жүргізу әдістемесі 2.3.2-бөлімшеде сипатталған. Реакция үшін алынған бензофуранның массасы 0,5 г, катализатор мөлшері 1%, автоклав көлемі 0,05 л, сутегінің бастапқы қысымы 3 МПа, температура 400°С болатын шарттарда 60 мин бойы жүргізілді.

Хризотил негізінде биметалдық нанокатализаторлар алу әдістемесі 2.2.2-бөлімшеде сипатталған. Индивидуалдық химиялық құрамы, элементтік құрамы, рентгенфазалық анализ нәтижелері, беттік морфологиясы, катализатордағы бөлшектердің орташа өлшемі мен таралулары, адсорбциялық изотермалары сияқты катализатордың физика-химиялық қасиеттері 3.1-бөлімде сипатталған.

2.3.3-бөлімшеде сипатталған хромато-масс-спектрометриялық анализ әдістемесі бойынша бензофуранның NiCo/хризотил-5% катализаторының қатысында гидрогенизациясы өнімдерінің хроматограммалары (Қосымша Б) алынды. Алынған тәжірибелік нәтижелер және әдебиеттік шолу (1.2-бөлім) мәліметтері бойынша бензофуранның катализдік гидрогенизациясының болжамды сызбасы 3.24-суретте көрсетілген, тәжірибе қателігі 5,2% құрайды.

Сурет 3.24 – Бензофуран гидрогенизациясының сызбасы және шығымдары

Бензофуран гидрогенизациясында бензофуранның алкилденуі, гидрленуі және әрі қарай деструкциясы гетероатомды сақинада жүреді. Бензотиофенде С – S байланысының үзілуі үшін сақинаның қанығуы міндетті емес. Ал бензофурандағы гетероатомды сақинаның деструкциясы сақинаның толық гидрленуінен кейін жүреді [16, с. 209]. Бензофуран гидрогенизациясынан тек ароматты емес гетерогенді атомы бар сақинаның гидрленіп, ары қарай ыдырауға ұшырағаны байқалады. 2,3-дигидробензофуранның гидрогенизациясы ары қарай фенол туындыларын (19%) береді. Бензофуранның NiCo/хризотил-5% катализаторы қатысында гидрогенизациялық өңдеу нәтижесінде конверсиясы 29% құрады.

3.5.7 NiCo/хризотил-5% қатысында фенантрен гидрогенизациясының кинетикасы

Біріншілік таскөмір шайырының органикалық массасын терең зерттеу гидроөңдеудің жаңа жоғары эффективті процестерін дамытуға, бастапқы шикізаттың құрамына байланысты гидрогенизация процестерін жүргізудің техника-экономикалық шарттарын анықтауға мүмкіндік береді. Біріншілік таскөмір шайырын катализаторлар қатысында гидрогенизациялық өңдеу процестерінің кинетикасын зерттеу әр түрлі факторлардың өзара әсерінен күрделене түседі. Себебі, ауыр көмірсутекті шикізаттың айналуының жалпы дәрежесін анықтайтын реакциялар көлем бойынша да, фазалардың бөліну шекарасында да жүреді.

Жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін гидрогенизациялық процестерді қолдану ауыр көмірсутекті шикізаттың құрамына кіретін қосылыстардың айналуларын кинетикалық, термодинамикалық жан-жақты зерттеуді талап етеді. Полиядролық ароматты көмірсутектер төмен молекулалық қосылыстарға қиын ыдырайтын болғандықтан, ауыр көмірсутекті шикізаттың гидрогенизациясын модельдеу үшін ерекше қызығушылық тудырады [212-214].

Фенантрен гидрогенизациясының кинетикалық моделін құрастыру үшін реакция көлемі 0,05 л автоклавта массасы 1,0 г фенантренге 1% мөлшерде NiCo/хризотил-5% катализаторы араластырылып, бастапқы сутегі қысымы 3 МПа, температура 420°С болатын шарттарда 20-100 мин аралығында жүргізілді. Гидрогенизацияны жүргізу реті 2.3.2-бөлімшеде сипатталған.

Хризотил негізінде биметалдық нанокатализаторлар алу әдістемесі 2.2.2-бөлімшеде сипатталған. Катализатордың физика-химиялық қасиеттері – индивидуалдық химиялық құрамы, элементтік құрамы, рентгенфазалық анализ нәтижелері, беттік морфологиясы, катализатордағы бөлшектердің орташа өлшемі мен таралулары, адсорбциялық изотермалары, температуралық бағдарланатын тотықсыздануы 3.1-бөлімде сипатталған.

2.3.3-бөлімшеде модельдік полиароматты көмірсутектердің гидрогенизациясынан түзілген өнімдердің индивидуалдық химиялық құрамын анықтау әдістемесі келтірілген. 3.25-кестеде фенантрен гидрогенизациясы өнімдерінің шығымдары келтірілген. Өнім шығымы мәндерінің арифметикалық ортадан стандартты ауытқуы 2,1% құрайды.

Кесте 3.25 – NiCo/хризотил-5% катализаторы қатысында фенантрен гидрогенизациясының өнімдер шығымы (420°С)

| Өнім | Шығымы, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Процестің жүру уақыты, мин |  |  |  |  |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 9,10-Дигидрофенантрен | 10,1 | 9,8 | 17,8 | 11,5 | 9,9 |
| 1,2,3,4-Тетрагидрофенантрен | 3,4 | 3,8 | 5,95 | 3,5 | 3,1 |
| 1-Этилнафталин | 0,65 | 0,4 | 0,55 | - | - |
| Алкилфенантрендер | 0,2 | 1,0 | 3,3 | - | - |
| Фенантрен | 85,1 | 84,5 | 71,9 | 84,7 | 86,9 |

Әдебиеттік шолудан (1.2-бөлім) және хромато-масс-спектрометриялық анализден алынған мәліметтерді талдай отырып, фенантрен гидрогенизациясы кезіндегі реакциялардың келесі сызбасы анықталды (3.25-сурет):

Сурет 3.25 – NiCo/хризотил-5% қатысындағы фенантрен гидрогенизациясының сызбасы

Әдебиеттік шолу (1.2-бөлім) мәліметтері бойынша фенантрен гидрогенизациясындағы барлық дерлік реакциялар қайтымды болып саналады. Негізгі реакциялар фенантреннен дигидро-, тетрагидро- және октагидротуындыларының түзілуі және фенантрен гидрогенизациясының реакция реттілігі 1-ге тең деп саналады.

Берілген тәжірибеде фенантрен гидрогенизациясы нәтижесінде деструкция өнімдері мен алкилтуындылары (1-метилфенантрен, 2-метилфенантрен) аз мөлшерде кездеседі. Тәжірибе ұзақтығы 60 минут болған жағдайда 3%-дай алкилтуындыларының түзілгені байқалады. Дегенмен, оптимизация фенантрен алкилтуындыларының түзілу жылдамдығының тұрақтысын да, оптимизацияланған алкилтуындыларының концентрациясын да 0-ге теңестіреді. Яғни, іс жүзінде бұл реакцияларды жүрмейді деп санауға болады. 9,10-Дигидрофенантреннен (9,10-ДГФ) 1,2,3,4-тетрагидрофенантреннің (1,2,3,4-ТГФ) түзілуін есепке алмауға болатыны әдебиеттерде келтірілген [59, p. 12268; 60, p. 179]. Осы тәжірибе жағдайында да дигидрофенантреннен тетрагидрофенантреннің түзілуінің жылдамдық тұрақтысының шамасы оптимизацияланғанда 0-ге теңеседі.

Кинетикалық сызбаның (3.25-сурет) негізінде фенантрен гидрогенизациясының кинетикалық моделі дифференциалдық теңдеулер жүйесі түрінде құрылды:

dC1dτ=-k1+k2C1+k-1C2+k-2C3,                             (3.17)

dC2dτ=k1C1-k-1C2,                                          (3.18)

dC3dτ=k2C1-k-2C3-k3C3+k-3C4,                              (3.19)

dC4dτ=k3C3-k-3C4.                                          (3.20)

Дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешудің алғашқы шарттары: С1 =1, С2 = С3 = С4 = 0. Жылдамдық тұрақтыларының бастапқы мәні 0,1 мин-1, ал оптимизациялау қадамдары жылдамдық тұрақтысының мәнінен 100 есе төмен. Берілген сызбаны Симпсон әдісімен интеграциялау және «кездейсоқ іздеу әдісі» [215] арқылы NiCo/хризотил-5% катализаторының қатысында фенантрен гидрогенизациясы өнімдері шығымының уақыт бойынша өзгерісі оптимизацияланды (3.26-сурет).

Сурет 3.26 – Фенантрен гидрогенизациясының кинетикалық қисықтары

Фенантрен гидрогенизациясы процесіндегі өнімдер шығымының тәжірибелік мәндері мен оптимизацияланған мәндеріндегі әрбір нүктедегі орташа ауытқу 3,73% құрайды.

Жоғарыда аталған оптимизация бағдарламасы көмегімен фенантрен гидрогенизациясының 420°С температурадағы кинетикалық сипаттамалары анықталды (3.26-кесте).

Кесте 3.26 – Фенантрен гидрогенизациясы реакцияларының жылдамдық тұрақтылары

| Жылдамдық тұрақтылары, мин-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 | k2 | k3 | k-1 | k-2 | k-3 |
| 0,0086 | 0,0044 | 0,0151 | 0,0527 | 0,0860 | 0,1312 |

3.26-кестеден көріп отырғанымыздай, тура реакцияларда k2<k1<k3, ең төменгі жылдамдық тұрақтысы фенантреннен тетрагидротуындының түзілуіне сәйкес келеді. Фенантреннен дигидротуындының түзілуі тетрагидротуындының түзілуінен 2 есе жылдам жүреді. Молибден катализаторының қатысындағы фенантреннің гидрогенизациясы кезінде бастапқы заттан 9,10-ДГФ түзілуі 1,2,3,4-ТГФ түзілуімен салыстырғанда 9 еседей жылдам, ал никельмен промотирленген молибден катализаторының қатысында дигидротуынды мен тетрагидротуындының фенантреннен түзілуінің жылдамдық тұрақтылары өзара жуық екені анықталған [60, p. 174].

1,2,3,4-ТГФ-нен алкилнафталиннің түзілу жылдамдығы гидрлену реакцияларымен салыстырғанда жоғары екені байқалады.

Кері реакцияларда тетрагидрофенантреннің фенантренге қайта айналуы дигидрофенантреннің фенантренге қайта айналу реакциясынан жылдам. Бұл жағдай 1,2,3,4-ТГФ шығымының 9,10-ДГФ шығымынан бірнеше есе төмен екеніне дәлел бола алады. Бірақ [60, p. 174] зерттеулерінде MoS2/Al2O3 катализаторы қатысында 1,2,3,4-ТГФ фенантренге қайта дегидрленудің жүрмейтінін көрсетеді. Ал 9,10-ДГФ дегидрленуі оның гидрлену арқылы түзілуінен жылдам екенін есептеген. NiCo/хризотил-5% катализаторы қатысында да дегидрлену реакцияларының тура реакцияларынан жылдам екені анықталды (k-1/k1≈6, k-2/k2≈20).

1,2,3,4-ТГФ-нің 9,10-ДГФ-нен түзілуі оның фенантреннен түзілуінен 4 есе баяу екені анықталған [60, p. 174], яғни 1.2-бөлімде келтірілген басқа да әдебиеттік шолу мәліметтері бойынша 1,2,3,4-ТГФ-нің дигидротуындыдан түзілуін елемеуге болады.

Деструкция өнімі 1-этилнафталиннің тетрагидрофенантренге конденсациялануының жылдамдық тұрақтысы k-3 оның 1,2,3,4-ТГФ-нен түзілуінен 10 еседей жоғары. Бұл деструкция өнімінің аз мөлшерде (0,55%) болуын түсіндіреді. Кері реакциялардың жылдамдығы жоғары болатын мұндай қарама-қайшылық гидрогенизациялық жүйедегі белсенді сутегінің жетіспеушілігімен түсіндіріледі [1, c. 203].

Осылайша, фенантреннің NiCo/хризотил-5% нанокатализаторы қатысында 400°С-дағы гидрогенизациясының сызбасы құрастырылып, гидрлеу және деструкциялау реакцияларының жылдамдық тұрақтыларының шамасы k2<k1<k3<k-1<k-2<k-3 қатарында орналасқаны анықталды.

3.6 Микросфера негізіндегі нанокатализаторлар қатысында БТКШ гидрогенизациясы

Шұбаркөл кен орнынан алынған біріншілік таскөмір шайырының физика-химиялық көрсеткіштері 2.1.1-бөлімшеде сипатталған. Бастапқы БТКШ жеңіл және орта фракцияларының мөлшері сәйкесінше бастапқы шайыр массасының 9,5 және 20,6% құрайды.

БТКШ катализдік гидрогенизациялау процесінде қолданылған катализаторларды (NiO/микросфера мен CoO/микросфера) дайындау әдістемесі 2.2.1-бөлімшеде келтірілген. Дайындалған микросфера негізіндегі нанокатализаторлардың физика-химиялық көрсеткіштері 3.1-бөлімде сипатталған: химиялық құрамы, элементтік анализі, рентгенфазалық анализі, электрондық микрофотографиялары, бөлшектердің өлшемдері мен таралуы, адсорбциялық қасиеттері. Рентгенфазалық анализ нәтижесінде NiO/микросфера нанокатализаторынан MgNiO2, СоO/микросферадан металдық Co рефлекстері анықталды.

БТКШ гидрогенизациясын жүргізу әдістемесі 2.3.2-бөлімшеде сипатталған. Гидрогенизацияны жүргізу шарттары келесідей: температура 380°С, бастапқы сутегі қысымы 3 МПа, ұзақтығы 60 мин, БТКШ массасы 50 г, катализатор мөлшері 1%, автоклав сыйымдылығы 0,5 л.

Гидрогенизация өнімдерінің хромато-масс-спектрометриялық анализін жүргізу әдістемесі 2.3.3-бөлімшеде сипатталған.

3.27-кестеде БТКШ жеңіл және орта фракцияларының және гидрогенизаттың 200°С-на дейінгі және 200-300°С аралығындағы фракцияларының индивидуалдық химиялық құрамы келтірілген.

Кесте 3.27 – Микросфералық катализаторлар қатысында біріншілік таскөмір шайыры гидрогенизациясы өнімінің индивидуалдық химиялық құрамы

| Қосылыс | Гидрогенизат құрамы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NiO/микросфера |  | СоО/микросфера |  |
|  | фракция ≤200°С | фракция 200-300°С | фракция ≤200°С | фракция 200-300°С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| қ-Алкандар |  |  |  |  |
| Декан | - | - | 6,4 | 1,75 |
| Додекан | 2,75 | 1,28 | 3,31 | - |
| Ундекан | 3,52 | 0,92 | 3,77 | 1,23 |
| Тридекан | 3,94 | 3,05 | 2,76 | - |
| Тетрадекан | 2,87 | 2,51 | 1,89 | 4,73 |
| Пентадекан | 2,29 | 3,56 | 1,26 | 3,05 |
| Гексадекан | 1,62 | 3,13 | 0,7 | 2,03 |
| Гептадекан | 0,96 | 3,8 | 0,46 | - |
| Октадекан | 0,73 | 3,59 | 0,21 | 1,13 |
| Нонадекан | 0,42 | 4,51 | 0,12 | 0,70 |
| Эйкозан | 0,23 | 2,6 | 0,07 | 0,57 |
| Генэйкозан | - | 2,07 | - | 0,5 |
| Тетракозан | - | 1,57 | 0,03 | 0,05 |
| Октакозан | - | - | 0,16 | - |
| Жалпы | 19,33 | 32,59 | 21,14 | 15,74 |
| изо-Алкандар |  |  |  |  |
| 2-Этил-3-метилгептан | - | - | 0,43 | - |
| 3,7-Диметилнонан | - | - | 0,43 | - |
| 3,6-Диметилдекан | - | - | 0,32 | - |
| 2-Метилдодекан | - | - | - | 0,72 |
| 2,6-Диметилундекан | 0,9 | - | 0,93 | - |
| 2-Метилтридекан | 0,47 | 0,67 | 0,41 | - |
| 2,6,10-Триметилпентадекан | 0,39 | - | - | 1,87 |
| 2-Метилоктадекан | - | 0,55 | - | - |
| 2-Метилнонадекан | - | - | - | 0,05 |
| 2-Метилэйкозан | - | - | - | 0,09 |
| 2-Метилгексадекан | - | - | 0,03 | - |
| 2,6,10,14-Тетраметилгексадекан | - | - | 0,07 | - |
| Жалпы | 1,76 | 1,22 | 2,62 | 2,73 |
| Циклоалкандар |  |  |  |  |
| Циклопентадекан | - | - | 0,18 | 0,08 |
| 7-Циклогексилтридекан | - | - | - | 0,11 |
| 1,7,11-Триметил-4-(1-метилэтил)-циклотетрадекан | - | - | - | 0,02 |
| Жалпы | - | - | 0,18 | 0,21 |
| Алкендер |  |  |  |  |
| 2-Тетрадецен | - | - | 0,5 | - |
| 3-Гептадецен | - | - | 0,01 | - |
| 8-Гексадецен | - | - | - | 0,5 |
| 1-Октадецен | - | - | - | 0,13 |
| 1-Нонадецен | - | - | - | 0,22 |
| 3.27-кестенің жалғасы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9-Нонадецен | - | - | 0,08 | - |
| 1-Эйкозен | - | - | - | 0,04 |
| 1-Гексадецен | - | - | - | 0,04 |
| 1-Докозен | - | - | - | 0,01 |
| Жалпы | - | - | 0,59 | 0,94 |
| Циклоалкадиендер |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,5-Пентаметил-1,3-циклопентадиен | - | 0,19 | 0,48 | 2,14 |
| Ароматты көмірсутектер |  |  |  |  |
| 1-Этил-2-метилбензол | 2,57 | - | 3,22 | 0,34 |
| 1-Этил-4-(1-метилэтил)-бензол | - | - | 0,45 | 0,63 |
| 1-Метил-2-(1-метилэтил)-бензол | - | - | 1,88 | - |
| 1-Метил-2-(2-пропенил)-бензол | - | - | - | 1,86 |
| 1-Метил-4-(1-метил-2-пропенил)бензол | - | 0,26 | - | - |
| 1,2,4-Триметилбензол | 5,23 | 1,32 | - | - |
| 1,3-Диметилбензол | 4,27 | - | - | - |
| 1,3-Диэтилбензол | 1,76 | - | - | 0,52 |
| 2-Бутенилбензол | - | - | 1,6 | - |
| 4-(2-Бутенил)-1,2-диметилбензол | 0,26 | 1,72 | - | - |
| 1,2,4,5-Тетраметилбензол | 0,32 | - | 0,42 | 0,35 |
| 1-Этенил-2-метилбензол | - | 0,38 | - | - |
| 2-Этенил-1,4-диметилбензол | 0,72 | - | - | - |
| 1-(1-Метилэтенил)-3-(1-метилэтил)-бензол | - | - | - | 1,42 |
| Пропилбензол | - | - | 0,45 | - |
| Циклопропилбензол | - | - | 1,88 | 0,46 |
| Октилбензол | - | - | 0,32 | - |
| 1-Этил-4-метоксибензол | - | - | 1,6 | - |
| 1,2-Диметил-4-метилен-3-фенил-циклопентен | - | - | - | 0,59 |
| 3-Метил-1,1-бифенил | 0,19 | - | - | - |
| Индан | 1,33 | - | - | - |
| 1-Метилиндан | 0,61 | - | 2,21 |  |
| 2,3-Дигидро-1,1,3-триметил-1Н-инден | 0,92 | 0,48 | 1,81 | 0,79 |
| 2,3-Дигидро-1,6-диметил-1Н-инден | 1,06 | 0,97 | 3,17 | 0,76 |
| 2,3-Дигидро-1,1,4,5-тетраметил-1Н-инден | 0,33 | - | - | - |
| 3-(2-Метил-пропенил)-1Н-инден | - | - | 0,15 |  |
| Жалпы | 19,57 | 5,13 | 19,16 | 7,72 |
| Нафталин туындылары |  |  |  |  |
| Нафталин | 1,32 | 0,66 | 3,28 | 3,33 |
| 1-Метилнафталин | 1,8 | 2,86 | 2,04 | 2,09 |
| 2,7-Диметилнафталин | 0,6 | 2,92 | 0,76 | 3,4 |
| 1,4-Диметилнафталин | 0,41 | 1,86 | - | 1,02 |
| 3.27-кестенің жалғасы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2,3-Диметилнафталин | 1,09 | - | 0,49 | - |
| 1-Этилнафталин | 0,22 | 0,2 | 0,26 | - |
| 1,6,7-Триметилнафталин | - | 2,47 | 0,45 | 3,54 |
| 1-Метил-7-(1-метилэтил)-нафталин | - | 0,24 | 0,02 | - |
| 1,6-Диметил-4-(1-метилэтил)-нафталин | - | 0,86 | 0,07 | 0,56 |
| 1,4,5,8-Тетраметилнафталин | - | 0,44 | - | 0,19 |
| 1,4-Дигидро-2,5,8-триметилнафталин | - | 0,44 | - | - |
| 1,2,3,4-Тетрагидро-1,1,6-триметилнафталин | 0,22 | 1,48 | 0,97 | - |
| 1,4,6,7-Тетраметил-1,2,3,4-тетрагидронафталин | - | - | 0,29 | 1,21 |
| 2,6-Диизопропилнафталин | - | 0,17 | 0,02 | 0,25 |
| 1,4-Дигидро-9-(1-метилэтилиден)-1,4-метанонафталин | - | - | - | 0,11 |
| 6-Метокси-2-(1-бутен-3-ил)-нафталин | - | - | - | 0,24 |
| Жалпы | 5,66 | 14,6 | 8,65 | 15,94 |
| Үш сақиналы полиароматты қосылыстар |  |  |  |  |
| 2-Метил-9Н-флуорен | - | 0,43 | - | 0,31 |
| 1-Метил-7-(1-метилэтил)-фенантрен | - | 0,27 | - | 0,05 |
| 3,6-Диметилфенантрен | - | - | - | 0,06 |
| 2,3,5-Триметилфенантрен | - | - | - | 0,02 |
| Антрацен | - | 0,17 | - | - |
| 9-Метилантрацен | - | - | - | 0,06 |
| 2-Метилантрацен | - | - | - | 0,1 |
| Жалпы | - | 0,87 | - | 0,6 |
| Фенолдар |  |  |  |  |
| Фенол | 8,07 | 2,64 | 7,43 | 1,72 |
| 2-Метилфенол | 8,88 | 3,98 | 7,19 | 3,0 |
| 4-Метилфенол | 10,66 | 6,47 | 7,73 | 4,46 |
| 2,6-Диметилфенол | 4,26 | 5,58 | 8,32 | 5,49 |
| 2,3-Диметилфенол | - | - | 0,67 | - |
| 3,5-Диметилфенол | - | - | 4,1 | 3,71 |
| 2-Этилфенол | 6,86 | 6,22 | 1,35 | - |
| 2-Этил-6-метилфенол | 4,95 | 1,45 | 0,63 | - |
| 2,4,6-Триметилфенол | 1,54 | 0,86 | 0,4 | 2,31 |
| 2-(1-Метилэтил)-фенол | - | - | 1,53 | - |
| 2-(1-Метилпропил)-фенол | - | 0,31 | - | - |
| 2-Метил-6-пропилфенол | - | 0,21 | - | - |
| 2-Пропилфенол | - | - | 0,95 | - |
| 2-Метил-5-(1-метилэтил)-фенол | - | - | - | 3,06 |
| 3,4-Диэтилфенол | - | - | - | 0,65 |
| 2,3-Дигидро-1Н-инден-5-ол | 0,31 | 0,49 | 0,44 | - |
| Жалпы | 45,53 | 28,21 | 40,74 | 24,4 |
| 3.27-кестенің жалғасы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оттекті қосылыстар |  |  |  |  |
| 2,3-Дигидро-3,3,5,6-тетраметил-1Н-инден-1-он | 0,52 | - | - | - |
| 2,3-Дигидро-3,4,7-триметил-1Н-инден-1-он | 0,44 | 0,48 | - | 1,06 |
| 4-Гидрокси-2-метилацетофенон | - | 0,28 | 0,72 | - |
| Жалпы | 0,96 | 0,76 | 0,72 | 1,06 |
| Азотты қосылыстар |  |  |  |  |
| 3-Метил-пиридин | - | - | - | 0,26 |
| 2-Этил-1Н-бензимидазол | 0,57 | 0,58 | - | - |
| 5,6-Диметил-1Н-бензимидазол | - | 0,32 | - | 0,72 |
| Жалпы | 0,57 | 0,9 | - | 0,98 |

3.27-кестеден алынған мәліметтер және БТКШ фракцияларының сипаттамалары (2.1.1-бөлімше) бойынша гидрогенизациядан кейінгі біріншілік таскөмір шайырының жеңіл және орта фракцияларының топтық құрамы өзгерісі 3.27-суретте көрсетілген.

Сурет 3.27 – Бастапқы БТКШ мен гидрогенизаттардың жеңіл және орта фракцияларының топтық химиялық құрамы

БТКШ-ның гидрогенизациясы нәтижесінде алынған гидрогенизат фракцияларының құрамында бастапқы шайырмен салыстырғанда қалыпты алкандардың, алкендердің, гетероциклді қосылыстардың мөлшері азайып, керісінше, изо-алкандардың, фенолдардың, ароматты көмірсутектердің үлесі жоғарылайды.

Циклоалкандар никель орнықтырылған микросфера қатысындағы гидрогенизациядан соң анықталмады, ал кобальт орнықтырылған микросфера қатысында өңдеуден соң олардың бастапқы мөлшері сақталған. CoO/микросфера жағдайында циклоалкадиендердің түзілгені көрінеді.

Гидрогенизаттың жеңіл фракциясында ароматты көмірсутектер мөлшері күрт (шамамен 5 есе), орта фракцияда 2 еседей өседі. Бұл бастапқы шайырдағы қ-алкандардың дегидрлену арқылы циклденуінен және полиароматты көмірсутектердің гидрленуінен болуы мүмкін. Себебі, NiO/микросфера мен CoO/микросфера катализаторлары қатысында гидрогенизациялық өңдеуден соң қ-алкандар мен полиароматты көмірсутектер мөлшерінің жалпы төмендеуі байқалады.

Гидрогенизациялық өңдеуден соң жеңіл фракцияда полиароматты көмірсутектер мөлшерінің 2-3 есе төмендеуі байқалады, ал орта фракцияда айтарлықтай өзгеріс жоқ. Бастапқы шайырдың жеңіл фракциясы массасының 1,5% құраған үш сақиналы конденсирленген ароматты қосылыстар гидрогенизациялық өңдеуден соң қайнау соңы 200°С фракцияда қалмайды. Ал, орта фракциядағы нафталин, фенантрен, антрацен, флуорен туындыларының мөлшері айтарлықтай өзгермеген. Полиароматты көмірсутектер мөлшерінің жеңіл фракцияда азайып, орта фракцияда сақталуы БТКШ гидрогенизациялау нәтижесінде ауыр фракциядағы полиароматты көмірсутектердің гидрленіп, орта фракцияға өтуінен деуге болады.

Фенолдар бастапқы шайырдың жеңіл және орта фракцияларында сәйкесінше ~26% және ~24% құрайды. NiO/микросфера мен CoO/микросфера қатысында катализдік гидрогенизациядан соң сәйкесінше жеңіл фракцияда фенолдар мөлшері ~46% және ~41%, орта фракцияда ~28% және ~24% құрайды, яғни фенолдар құрамының артуы байқалады. Дегенмен, бастапқы шайырдың кең фракциясындағы ~1,5% нафталенол мен инденол сияқты жоғарғы фенолдар мөлшері микросфералық катализаторлар қатысындағы гидрогенизациядан соң шамамен 4 есеге кемиді.

БТКШ гидрогенизациясы нәтижесінде изо-алкандар мөлшерінің артуынан микросфера негізіндегі катализаторлар алкилдеу реакцияларының жылдамдығын арттырады деп болжауға болады.

Никель және кобальт белсенді орталықтары бар микросфера негізіндегі катализаторлар қатысында БТКШ гидрогенизациясы бірдей шарттарда жүргізілгендіктен катализаторлардың белсенділігі мен селективтілігін салыстыру мүмкіндігі бар. Аталған екі катализатор қатысында өңдеуде шайырдың индивидуалдық құрамының топтық өзгерістері бойынша жалпы заңдылықтар сақталады және мәндері жуық. Дегенмен, қ-алкандар кобальт катализаторы қатысындағы өңдеуде көбірек азайып, изо-алкандар көбірек ұлғайған. Полиароматты көмірсутектер никель катализаторында көбірек азайған, ал ароматты көмірсутектер кобальт катализаторында көбірек ұлғайған. Сондықтан, никель және кобальт орнықтырылған микросфералық катализаторлардың белсенділігі мен селективтілігі туралы қорытынды жасау үшін модельдік қосылыстар (антрацен мен фенантрен) қоспасының гидрогенизациясын зерттеу нәтижелерін (3.5.2-бөлімше) ескеру қажет.

3.5.2-бөлімшедегі мәліметтер бойынша антрацен мен фенантрен модельдік қоспасының гидрогенизациясын зерттеу арқылы СоО/микросфераның NiO/микросферамен салыстырғанда деструкция реакциясына селективтілігі анықталған. Яғни, бұл жағдай кобальт катализаторы қатысында полиароматты қосылыстардың деструкциясынан ароматты қосылыстардың көбірек түзілуін түсіндіреді.

NiO/микросфера және СоО/микросфера катализаторлары қатысында температура 380°С, бастапқы сутегі қысымы 3 МПа, ұзақтығы 60 мин, катализатор мөлшері 1% жағдайларында «Шұбаркөл көмір» АҚ алынған біріншілік таскөмір шайырының автоклавты жағдайда гидрогенизациялау процесі жүргізілді. Бастапқы БТКШ жеңіл және орта фракцияларының мөлшері сәйкесінше бастапқы шайыр массасының 9,5% және 20,6% (2.1.1-бөлімше) құраса, өңдеуден соң NiO/микросфера және СоО/микросфера катализаторлары қатысында жеңіл фракция мөлшері бастапқы шайыр массасының сәйкесінше 12,2% және 13,5%, орта фракция мөлшері сәйкесінше 23,8% және 23,4%, фракциялар шығымы бойынша тәжірибе қателігі ±2,2% құрады.

3.7 NiCo/хризотил-5% қатысында БТКШ гидрогенизациясы

3.7.1 БТКШ гидрогенизациясының математикалық моделі

3.5.4-бөлімшеде анықталған хризотил негізіндегі никель мен кобальт бинарлы катализаторының оптималды құрамдысы – NiCo/хризотил-5% катализаторы әрі қарай біріншілік таскөмір шайырын гидрогенизациялық өңдеудің оптималды жағдайларын анықтауда қолданылды. Осы тарауда экспериментті ықтималды-детерминацияланған жоспарлау әдісімен жүргізілген тәжірибелердің нәтижелері келтірілген. Экспериментті жоспарлау Протодьяконов-Малышев теңдеуінің жалпыланған тәуелділігіне негізделді, онда жеке функциялар бірыңғай орташа мәнге сәйкес нормаланады.

Таңдалған факторлар және олардың өзгеру аралықтары 3.28-кестеде келтірілген. Факторлар ретінде сутегінің бастапқы қысымы (х1), процестің ұзақтығы (х2), қосылатын судың мөлшері (х3), қосылатын катализатордың мөлшері (х4) және біріншілік таскөмір шайырын гидрогенизациялау процесінің температурасы (х5) алынды.

Кесте 3.28 – Зерттелетін факторлардың деңгейлері және олардың өзгеру аралықтары

| Факторлар |  | Деңгейлер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| х1 | P, МПа | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| х2 | τ, мин | 20 | 40 | 60 | 80 |
| х3 | Cwat, % | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| х4 | Сkat, % | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| х5 | Т, оС | 370 | 390 | 410 | 430 |

БТКШ гидрогенизация процесінің математикалық моделін жасау үшін М.М. Протодьяконов [216], В.П. Малышев және И.В. Кирилюс [171, с. 11] әдісімен құрастырылған 3.29-кестеде ұсынылған экспериментті жоспарлау матрицасы бойынша тәжірибелер жүргізілді. Операцияның реті гидрогенизаттан 300°С-на дейінгі фракцияның шығуына жеке тәуелділікті табуға дейін азаяды. Нәтижесінде теңдеудің түрі, R еселік корреляция коэффициенті және маңыздылық көрсеткіші tR мәні есептелді [172, с. 20].

Кесте 3.29 – Төрт деңгейлі бес факторлық жоспарлау матрицасы

| Тәжірибе номері | Факторлар |  |  |  |  | Yэ | Yп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,4 | 39,5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32,5 | 38,5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 41,4 | 41,8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 47,2 | 50,9 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 56,3 | 49,6 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 40,4 | 39,3 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 55,6 | 48,4 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 56,8 | 52,4 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 52,1 | 50,8 |
| 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 47,8 | 50,2 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 51,1 | 51,5 |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 56,4 | 57,5 |
| 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 58,5 | 61,3 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 57,2 | 60,2 |
| 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 52,4 | 51,2 |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 53,3 | 54,3 |

Гидрогенизаттан 300°С-на дейінгі фракцияның шығуын жеке функция деп санай отырып, факторлар бойынша тәжірибелік мәлімет іріктеліп алынды және факторлардың деңгейлері бойынша функцияның орташа мәндері табылды [172, c. 11]. Зерттелген факторлардан гидрогенизаттан 300°С-на дейінгі фракцияның шығуының жеке тәуелділіктерінің нүктелік графиктері құрылды және аппроксимацияланды (3.28а, 3.28ә, 3.28б, 3.28в, 3.28г-суреттер). Үлгі корреляция коэффициентінің маңыздылығы бойынша жарамды болған жағдайда сақталады, сәйкес келмеген жағдайда, одан да жоғары дәрежелі үлгілер қарастырылады. Әрбір жеке функцияның маңыздылығын тексеру мақсатында сызықты емес еселік корреляция коэффициенті (R) және оның маңыздылық көрсеткіші tR анықталады:

R=1-(N-1)1N(YЭ-YП)2N-K-11N(YЭ-Yорт)2,                                 (3.21)

tR=RN-K-11-R2>2,                                           (3.22)

мұнда Yорт – барлық есептелген мәндердің жалпы орташа мәні,

N – сипатталған нүктелер саны,

K – әсер етуші факторлар саны.

| а | ә |
| --- | --- |
| б | в |
| г |  |

а – бастапқы сутегі қысымының әсері; ә – процесс ұзақтығының әсері; б – қосылған су мөлшерінің әсері; в – қосылған нанокатализатор мөлшерінің әсері; г – температураның әсері

Сурет 3.28 – Қайнау соңы 300°С фракция шығымының әрбір әсер етуші факторға тәуелділігінің нүктелік графиктері және оларды аппроксимациялау қисықтары

Сонымен, 300°C-на дейінгі сұйық фракция шығымының 2-ден 5 МПа-ға дейінгі процесс қысымына графикалық тәуелділігі (3.28а-сурет) экстремалды сипатқа ие. Гидрогенизация ұзақтығының артуы 300°C-на дейінгі фракцияның шығымын арттырады, дегенмен 60 мин және 80 мин ұзақтықтардағы шығым айырмашылығы елеусіз (3.28ә-сурет). Қосылған су мөлшерінің ұлғаюымен қайнау температурасы 300°С-на дейінгі фракцияның шығымы аздап төмендейді және сызықтық сипатқа ие (3.28б-сурет). Біріншілік таскөмір шайырына қосылатын катализатор мөлшерінің 0,5-тен 1,5%-ға дейін артуымен 300°С-на дейінгі фракцияның шығымының жоғарылауын, катализатордың 2% мөлшерінде күрт артатынын көрсетті (3.28в-сурет). Фракция шығымы 370-тен 430°С-на дейінгі температура интервалында сызықты түрде артады (3.28г-сурет). Әрбір жеке тәуелділіктердің есептік мәндері және олардың маңыздылық көрсеткіштері 3.30-кестеде келтірілген.

Кесте 3.30 – Yп үшін жеке функциялардың есептік мәндері

| Функциялар | Деңгейлер |  |  |  | R | tR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Y1=2,4125x12-15,543x1+71,543 | 50,1 | 46,6 | 48,0 | 54,1 | 0,87 | 11 |
| Y2=32,95x20,1081 | 45,6 | 49,1 | 51,3 | 52,9 | 0,99 | 118 |
| Y3=-2,03x3+52,25 | 51,2 | 50,2 | 49,2 | 48,2 | 0,95 | 31 |
| Y4=3,75x42-6,455x4+50,75 | 48,5 | 48,0 | 49,5 | 52,8 | 0,99 | 187 |
| Y5=0,2375x5-45,288 | 42,6 | 47,3 | 52,1 | 56,8 | 0,87 | 11 |

Осылайша, 3.30-кестеде көрсетілген жеке функциялардың маңыздылық көрсеткішінің tR есептік мәндеріне сүйене отырып, БТКШ гидрогенизациясы бойынша жүргізілген эксперимент жағдайларында жеңіл және орта фракциялар шығымына шайыр құрамына қосылатын нанокатализатор мөлшері (tR=187) мен гидрогенизацияның жүру ұзақтығының (tR=118) ықпалдары басымырақ болатыны байқалады.

Жеке функциялардың маңыздылық көрсеткішін анықтай отырып, әр оптимизация параметрін ескеру арқылы жалпыланған теңдеу [172, с. 23] құрастырылды:

Yп=i=1nYiYортn-1,                                                        (3.23)

мұнда Yп – жалпы функция;

Yi – жеке функция;

Πi=1n – барлық жеке функциялар көбейтіндісі;

Yорт – барлық есептелген мәндердің жалпы орташа мәні.

(3.23) теңдеуге сәйкес, гидрогенизаттан алынатын 300°С-на дейінгі фракцияның шығымын есептеуге негізделген сызықты емес еселік корреляцияның жалпыланған көпфакторлы теңдеуі келесі түрде өрнектеледі:

Yп = (2,4125x12- 15,543x1 + 71,543)(32,95x20,1081)(-2,03x3+52,25)(3,75x42- 6,455x4 + 50,75)-1(0,2375x5-45,288)-149,714                 (3.24)

Есептелген нәтижелерді эксперименттік мәліметтермен салыстыру арқылы жалпыланған теңдеудің маңыздылығы тексерілді. Сәйкесінше, 5%-дық деңгей үшін оның сызықтық емес еселік корреляция коэффициенті R=0,99 болған кезде маңыздылық көрсеткіші tR=157 мәнге ие болды, яғни маңызды болып есептеледі.

Эксперименттік мәліметтер негізінде, никель және кобальт орнықтырылған нанокатализатор NiCo/хризотил-5% қатысындағы біріншілік таскөмір шайырының гидрогенизациясы процесінің оптималды жағдайлары анықталды: температура 430°С, қысым 2,0 МПа, процесс ұзақтығы 80 мин, бастапқы шикізат массасына есептегенде алынған нанокатализатор мөлшері 1%-ды және су мөлшері 0,5%-ды құрады.

3.29-суретте біріншілік таскөмір шайырын гидрогенизациялау кезінде түзілген орта фракция теориялық шығымының тәжірибелік шығыммен сызықты корреляциясы келтірілген.

Сурет 3.29 – БТКШ гидрогенизатында орта фракция шығымының корреляциясы

Біріншілік таскөмір шайырын оптималды жағдайларда гидрогенизациялау кезінде түзілген орта фракцияның теориялық және тәжірибелік шығымының сызықты корреляция коэффициенті 0,73 құрайды.

Оптималды жағдайда алынған гидрогенизат шығымы бастапқы шайыр массасының 65% құрады. Біріншілік таскөмір шайыры мен нанокатализатор қоспасынан тұратын жүйенің гидрогенизациясы сутегінің бастапқы қысымы мен катализатор шығынының мәндері төмен болатын оптималды жағдайда жүреді, нәтижесінде гидрогенизат массасына есептегенде жеңіл фракция шығымы 26% және орта фракция шығымы 43%-ды құрады.

3.7.2 БТКШ гидрогенизациясының кинетикасы

Нанокатализатор қатысындағы БТКШ гидрогенизациясының активтелу энергиясын анықтау үшін, алдымен, (3.24) жалпыланған теңдеуді экспонентаға енгізу арқылы төмендегі теңдеуді аламыз:

YC=exp-5,2 Y1Y3Y4Y51,42,                                        (3.25)

мұнда Y1, Y3,Y4, Y5 – 300°С дейінгі фракция шығымының х1, х3, х4, х5 факторларынан жеке тәуелділіктері;

YC – гидрогенизаттан 300°С дейінгі фракцияның шығымы.

Белгілі бір процестің кинетикалық сипаттамаларын анықтау үшін графика-аналитикалық әдіс практикада кеңінен қолданылады. Ол әр түрлі температурада уақыт бойынша реакцияға түсу дәрежесінің тәуелділіктерін эксперименттік табудан, Yc-t алгебралық қисықтарының құрылуынан, әртүрлі температурада, бірақ тұрақты Yc мәнінде (осы қисықтарды белгілі бір көлденеңмен қию арқылы), процесс ұзақтығының бірқатар қисық жиынтығын табудан тұрады. Жылдамдық пен температура массивтері сызықты формада аррениустік түрге келтіріледі. (3.25) теңдеуін уақыт бойынша дифференциалдау арқылы біріншілік таскөмір шайыры гидрогенизациясы процесінің жылдамдық теңдеуі алынады:

∂Yc∂x2=1,42dc1dYClnYC(-lnYC5,2)1(-1,42d)Y1Y3Y4Y5YортK1d            (3.26)

мұнда d, c – 300°С-на дейінгі фракция шығымының уақытқа тәуелділігін сипаттайтын теңдеу Y2=32,95x20,1081 коэффициенттері;

c = 0,33;

d = 0,11;

K – әсер етуші факторлар саны, K = 4;

Yc = 0,15;

Yорт = 0,497.

БТКШ гидрогенизациясы процесінің жылдамдығын сипаттайтын келесі теңдеу уақыт бойынша дербес туынды болып табылады:

ln∂YC∂x2=10,141-4,895∙1000T.                                               (3.27)

БТКШ-ның гидрогенизация процесі жылдамдығының кері температураға тәуелділігі Аррениус координаталарында түзу сызықпен сипатталады (3.30-сурет).

Сурет 3.30 – Біріншілік таскөмір шайырының гидрогенизация процесі жылдамдығының кері температураға тәуелділігі

370-430°С температура аралығы үшін БТКШ гидрогенизациясының активтелу энергиясы 41 кДж/мольге тең екені табылды, бұл процестің диффузиямен де, фазалар шекарасындағы химиялық процеспен де бақыланатынын [66, c. 396] көрсетеді.

3.7.3 БТКШ оптималды жағдайлардағы гидрогенизациясы

Нанокатализатор қатысындағы біріншілік таскөмір шайыры гидрогенизациясының (2.3.2-бөлімше) оптималды жағдайларында (температура 430 °С, қысым 2,0 МПа, процесс ұзақтығы 80 мин, бастапқы шикізат массасына (30 г) есептегенде алынған нанокатализатор мөлшері 1,0% және су мөлшері 0,5%) алынған гидрогенизаттың жеңіл және орта фракцияларының жеке және топтық құрамының өзгерісі бойынша мәліметтер 3.31-кестеде келтірілген.

Кесте 3.31 – Гидрогенизаттың жеңіл және орта фракцияларының жеке және топтық химиялық құрамы

| Индивидуалдық химиялық құрамы | Гидрогенизат фракциясындағы мөлшері, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤200°С | 200-300°С |
| 1 | 2 | 3 |
| қ-Алкандар |  |  |
| Пентан | 2,2 | - |
| Гексан | 4,77 | - |
| Гептан | 8,86 | - |
| Пентадекан | 1,28 | 5,34 |
| Гептадекан | 0,55 | 7,2 |
| 3.31-кестенің жалғасы |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Эйкозан | - | 2,71 |
| Жалпы | 17,66 | 15,25 |
| изо-Алкандар |  |  |
| 2-Метилгептан | 2,08 | - |
| 2,5-Диметилоктан | 7,29 | - |
| 2-метилпентан | 1,27 | - |
| 3-Метилгексан | 7,46 | - |
| 3,5-Диметилундекан | 2,54 | - |
| 3-Этил-2-метилгептан | 0,31 | - |
| 2,6,8-Триметилдекан | 5,28 | 1,53 |
| 2,6,11-Триметилдодекан | 3,26 | 4,57 |
| 2,7,10-Триметилдодекан | - | 1,68 |
| 2,6,10-Триметилпентадекан | - | 4,57 |
| Жалпы | 29,49 | 12,35 |
| Алкадиендер |  |  |
| 5,5-Диметил-1,3-гексадиен | 1,05 | - |
| 1,2,3,4,5-Пентаметил-1,3-циклопентадиен | 0,40 | - |
| Жалпы | 1,45 | - |
| Циклоалкандар |  |  |
| Метилциклогексан | 1,28 | - |
| Этилциклопентан | 1,31 | - |
| 1,2-Диметилциклогексан | 0,56 | - |
| 1-Метил-2-пентилциклопропан | 1,20 | - |
| 1-Этил-3-метилциклогексан | 0,62 | 0,07 |
| Пентилциклопентан | 0,34 | 0,13 |
| 1,2,4-Триметилциклогексан | - | 0,12 |
| Жалпы | 5,31 | 0,32 |
| Циклоалкендер |  |  |
| 3,5-Диметилциклопентен | 0,34 | - |
| 1-Метил-3-(1-метилэтенил)-циклогексен | - | 1,06 |
| 1,2,3-триметилциклопентен | 1,05 | - |
| 1-этил-5-метилциклопентен | 2,08 | - |
| Жалпы | 3,47 | 1,06 |
| Ароматты көмірсутектер |  |  |
| Бензол | 1,98 | - |
| Этилбензол | 2,89 | 0,26 |
| 1,3-Диметилбензол | 3,44 | 0,33 |
| Толуол | 3,36 | 0,06 |
| 1-этил-2-метилбензол | 2,22 | 0,61 |
| 1,2,3-триметилбензол | 1,39 | - |
| 1,3,5-Триметилбензол | - | 0,46 |
| 1-Метил-3-пропилбензол | 0,49 | - |
| 1-Метил-4-пропилбензол | 0,23 | 0,60 |
| 2-Метил-1-пропенилбензол | 0,59 | 0,55 |
| 2,4-Диметилстирол | 1,42 | - |
| 2-Этенил-1,3-диметилбензол | - | 0,75 |
| 2-Этенил-1,4-диметилбензол | 0,86 | 1,23 |
| 3.31-кестенің жалғасы |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2-Метил-1-бутенилбензол | 0,32 | - |
| 1-Метил-1-бутенилбензол | 0,26 | 0,55 |
| 4-Этил-1,2-диметилбензол | - | 0,44 |
| 1,2,4,5-Тетраметилбензол | - | 0,16 |
| 1-Этил-4-метоксибензол | - | 1,29 |
| 1-Этил-3-метилбензол | - | 0,61 |
| 3-Метил-2-бутенилбензол | - | 0,98 |
| 2-Метил-1,1'-бифенил | - | 0,63 |
| 2-Этил-1,1'-бифенил | - | 0,27 |
| 2,2'-Диметилбифенил | - | 1,91 |
| 4,4'- Диметилбифенил | - | 0,67 |
| 4-(1-Метилэтил)-1,1'-бифенил | - | 0,39 |
| 1-Этил-2,3-диметилбензол | 0,60 | - |
| 2,3-Дигидро-2,2-диметил-1H-инден | - | 1,35 |
| 2,3-Дигидро-1,1,5-триметил-1H-инден | - | 0,52 |
| Индан | 0,57 | - |
| 1-Метилиндан | - | 0,55 |
| Жалпы | 20,62 | 15,17 |
| Полиароматты көмірсутектер |  |  |
| 1,2,3,4-Тетрагидро-1-метилнафталин | 0,76 | - |
| 2,3-Дигидро-4,7-диметил-1H-инден | 0,26 | 1,34 |
| 2-Метилнафталин | 1,31 | 4,91 |
| 2-Этилнафталин | - | 1,32 |
| 1,2,3,4-Тетрагидро-1, 8-диметилнафталин | 0,31 | - |
| 1,2,3,4-Тетрагидро-5, 7-диметилнафталин | - | 0,88 |
| 1,5-Диметилнафталин | 0,28 | 1,75 |
| 2,7-Диметилнафталин | 0,28 | - |
| 2,6-Диметилнафталин | 0,36 | 2,29 |
| 2,3-Диметилнафталин | - | 3,68 |
| 2,3,6-Триметилнафталин | - | 2,36 |
| 1,4,5-Триметилнафталин | - | 0,36 |
| 1,4,6-Триметилнафталин | - | 1,18 |
| 1,6,7-Триметилнафталин | - | 1,14 |
| 1,2,3,4-Тетрагидро-1,5-диметилнафталин | - | 1,17 |
| 1,2,3,4-Тетрагидро-1,1,6-триметилнафталин | - | 1,27 |
| 1,6-Диметил-4-(1-метилэтил)-нафталин | - | 0,40 |
| 1-Изопропенилнафталин | - | 0,67 |
| Флуорен | - | 0,40 |
| 2-Метил-9H-флуорен | - | 1,15 |
| 2,3-Диметил-9H-флуорен | - | 0,34 |
| Фенантрен | - | 0,78 |
| 1-Метилфенантрен | - | 0,75 |
| 4,5-Диметилфенантрен | - | 0,22 |
| Пирен | - | 0,13 |
| Жалпы | 3,56 | 28,49 |
| Фенолдар |  |  |
| Фенол | 3,95 | 1,47 |
| 3.31-кестенің жалғасы |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2-Метилфенол | 2,61 | 2,08 |
| 4-Метилфенол | 3,42 | 3,19 |
| 2,6-Диметилфенол | 0,53 | 0,58 |
| 2,4-Диметилфенол | - | 1,99 |
| 3,4-Диметилфенол | 0,53 | - |
| 3,5-Диметилфенол | 1,30 | - |
| 2-Этилфенол | 1,43 | 3,40 |
| 2-Этил-5-метилфенол | 0,90 | 1,19 |
| 2-Пропилфенол | - | 0,54 |
| 3-Этил-5-метилфенол | - | 1,06 |
| 3-Метил-4-изопропилфенол | - | 0,53 |
| 2-Метил-1-нафталенол | - | 0,66 |
| 9H-Флуорен-9-ол | - | 0,14 |
| Жалпы | 14,67 | 16,83 |
| Гетероциклдік қосылыстар |  |  |
| 3,5-Диметилпиридин | - | 0,37 |
| 4-Метилдибензофуран | - | 0,57 |
| Жалпы | - | 0,94 |
| Идентификацияланбаған | 3,77 | 9,59 |

2.3.3-бөлімшеде сипатталған хромато-масс-спектрометриялық анализ әдістемесі бойынша БТКШ-ның NiCo/хризотил-5% катализаторының қатысында гидрогенизациясы өнімінің қайнау соңы 200°С және 200-300°С аралығындағы фракцияларының хроматограммалары (Қосымша В) алынды.

3.31-кестеден алынған мәліметтер бойынша және БТКШ фракцияларының сипаттамалары (2.1.1-бөлімше) бойынша гидрогенизациядан кейінгі біріншілік таскөмір шайырының жеңіл және орта фракцияларының топтық құрамы өзгерісі 3.31-суретте көрсетілген.

3.31-сурет мәліметтері бойынша, БТКШ-ның гидрогенизациясы нәтижесінде алынған гидрогенизат фракцияларының құрамында қалыпты алкандардың, алкендердің, фенолдардың, гетероциклді қосылыстардың мөлшері азайып, керісінше, изо-алкандардың, циклоалкандардың, циклоалкендердің, ароматты көмірсутектердің үлесі жоғарылайды.

Гидрогенизаттың 200°С-на дейінгі фракциясында циклоалкандар – 0,2-ден 5,3%-ға дейін, циклоалкендер 3,5%-ға дейін, изо-алкандар 29,5%-ға дейін (біріншілік таскөмір шайырының 200°С-на дейінгі фракциясында изо-алкандар мен циклоалкендер анықталмады) және ароматты көмірсутектер үлесі 4,3-тен 20,62%-ға дейін ұлғаяды, ал қалыпты алкандар мөлшері 33-тен 18%-ға дейін, алкендер – 6,7-ден 1,5%-ға дейін, полиароматты көмірсутектер мөлшері 14%-дан 3,5%-ға дейін, жалпы фенолдар 26%-дан 15%-ға дейін азаяды.

Сурет 3.31 – Бастапқы БТКШ мен гидрогенизаттың ≤200°С және 200-300°С температура аралығындағы фракцияларының топтық химиялық құрамы

Гетероциклді қосылыстар бастапқыда 2,7% құрап, гидрогенизациядан соң жеңіл фракцияда анықталмады.

Біріншілік таскөмір шайырының катализдік гидрогенизациясы нәтижесінде 200°С-на дейінгі фракцияда нафталин туындыларының үлесі 12%-дан 3,6%-ға түседі, ал фенантрен және антрацен сияқты үш сақиналы конденсирленген полиароматты көмірсутектер гидрогенизациядан соң анықталмайды. Бұл нафталин және фенантрен туындыларының гидрленуі нәтижесінде орын алады. Би- және трициклді қосылыстардың гидрлену реакцияларының сызбасы [217] жұмыста ұсынылған.

БТКШ орта фракциясының топтық құрамында гидрогенизациялық процестен кейін келесідей өзгерістер байқалды. Қалыпты алкандар 35-тен 15%-ға дейін, жалпы фенолдар 24-тен 17%-ға, гетероциклді қосылыстар 1,5%-дан 0,9-ға төмендеді. Алкендердің үлесі бастапқы шайырда ~9% құраса, гидрогенизациядан соң орта фракцияда анықталмады. Циклоалкандар үлесінің азаюы елеусіз (0,8-ден 0,3%-ға). Изо-алкандар үлесінің 0,8-ден 12,4%-ға дейін өсуі NiCo/хризотил наноөлшемді катализаторының изомерлеуге селективті екенін көрсетеді. Ароматты көмірсутектер үлесі 3%-дан 15%-ға, полиароматты көмірсутектер 16-дан ~29%-ға өседі.

Полиароматты көмірсутектер мөлшерінің жеңіл фракцияда азайып, орта фракцияда көбеюі біріншілік таскөмір шайырын гидрогенизациялаудың тереңдігінен ауыр фракциядағы көпсақиналы полиароматты көмірсутектер гидрленіп, орта фракцияға өтуінен деп болжанады. Осыған ұқсас жағдай, яғни гидрогенизаттың жеңіл фракциясындағы полиароматты көмірсутектер мөлшерінің 2-3 есеге азайып, орта фракцияда өзгеріссіз қалуы, БТКШ NiO/микросфера және CoO/микросфера катализаторларының қатысында гидрогенизациялау (3.6-бөлімше) нәтижесінде де орын алған.

БТКШ гидрогенизациясынан түзілген газ көлемі ГСБ-400а барабанды типті газ өлшегішімен өлшеніп, көлемі 4,5 л екені анықталды. Келесі 3.32-суретте БТКШ оптималды жағдайлардағы гидрогенизациядан соң түзілген газ құрамының хроматограммасы (2.3.4-бөлімшеде газ-сұйықты хроматографиялық анализ әдістемесі сипатталған) келтірілген.

Сурет 3.32 – Оптималды жағдайда БТКШ гидрогенизациясынан түзілген газдың хроматограммасы

ЖӨД-1 детекторы сутегі, оттегі, азот, метан газдарын, ЖӨД-2 этан, пропан газдарын анықтауда қолданылды. Келесі 3.32-кестеде газдың ГСХ анализ бойынша анықталған құрамы келтірілген.

Кесте 3.32 – БТКШ гидрогенизациясы нәтижесінде түзілген газдың ГСХ анализ нәтижелері

| Компонент | Уақыты, мин | Концентрациясы, көлемдік % |
| --- | --- | --- |
| H2 | 1,48 | 87,17 |
| O2 | 2,11 | 0,87 |
| N2 | 3,21 | 2,72 |
| C2H6 | 4,25 | 0,50 |
| CH4 | 4,81 | 7,75 |
| C3H8 | 8,71 | 0,99 |

Газ құрамында гидрогенизация процесінен артылған сутегі газының мөлшері 87% құрайды, көмірсутектік метан, этан, пропан газдары және аздаған мөлшерде оттегі және азот газдары анықталды.

БТКШ-ның оптималды жағдайда жүргізілген гидрогенизациясынан кейінгі катализатор қалдығының рентгенфазалық анализі (3.1.3 бөлімшеде РФА әдістемесі сипатталған) нәтижесі 3.33-суретте келтірілген.

Сурет 3.33 – Өңдеуден кейінгі NiCo/хризотил-5% катализаторының рентгенограммасы

Рентгенфазалық анализ бойынша БТКШ гидрогенизациясынан кейінгі NiCo/хризотил-5% рефлекстері келесідей кристалдық фазаларға сай келеді: хризотил Mg3[OH]4{Si2O5}; MgNiO2; Fe1,63Ni1,82Co5,6S8; (MgAl2Si3O10)6.

Бастапқы хризотилде және оның негізінде дайындалған NiCo/хризотил наноөлшемді катализаторының рентгенфазалық анализінен (3.1.3-бөлімше) күкіртті қосылыстардың кристалдары анықталмаған. БТКШ гидрогенизациясынан соң катализатор бетіндегі кристалдарда Fe1,63Ni1,82Co5,6S8 күкірт құрамды қосылыстың түзілгенін байқаймыз.

Гидрогенизациядан кейінгі катализатордың беттік морфологиясы зерттелді. Келесі 3.34-суретте гидрогенизациялық өңдеуден кейінгі NiCo/хризотил-5% катализаторының сканирлеуші электрондық микроскоптан алынған микрофотографиясы келтірілген (3.1.4-бөлімшеде әдістемесі сипатталған).

Сурет 3.34 – Гидрогенизациядан соң катализатордың СЭМ микрофотографиясы

СЭМ микрофотографиядан хризотил талшықтары көрінбейді, катализатор бетінде кокс жиналған болуы мүмкін. Мұны 3.35-суреттегі локальдық ЭДС анализдің көпқабатты картасынан көруге болады.

Сурет 3.35 – Гидрогенизациялық өңдеуден кейінгі NiCo/хризотил-5% катализаторының ЭДС көпқабатты картасы

Көпқабатты ЭДС картасынан катализатор бетінде көміртек, магний, кальций, никель, кобальт, темір, кремний, күкірт элементтерінің жиналуы байқалады. Бұл мәліметтер рентгенфазалық анализдің нәтижелері бойынша анықталған кристалдық құрылымдардың элементтік құрамына сәйкес келеді: MgNiO2, Fe1,63Ni1,82Co5,6S8, (MgAl2Si3O10)6.

3.7.4 БТКШ гидрогенизациясының энтальпиясы

3.3-бөлімде профессор А.М. Гюльмалиевтің ауыр көмірсутекті шикізаттың термодинамикалық параметрлерін анықтаудың унификацияланған аддитивті әдісімен 298-1000 K температура аралығында бастапқы БТКШ қайнау соңы 300°С болатын кең фракциясының термодинамикалық функциялары (Cp, ΔH, S, ΔG) анықталған. Бұл аддитивті әдісте ауыр көмірсутекті шикізаттың термодинамикалық параметрлерін анықтау үшін оның фрагменттік құрамының немесе көміртектің гибридті күйлері туралы толық мәлімет қажет. Ал біріншілік таскөмір шайырының толық массасы үшін фрагменттік құрамды анықтау қиындық туғызатын болғаны үшін, тек атомдық құрамының мәліметтерін қолдану арқылы ауыр көмірсутекті шикізаттың энтальпиясын анықтайтын экспресс-әдісті [218] қолдану арқылы БТКШ шайыры гидрогенизациясының энтальпиясы анықталды.

Әдебиеттерде ауыр көмірсутекті шикізатты өңдеу процесінің жылулық сипаттамаларын есептеу үшін көптеген эмпирикалық әдістер ұсынылған [219, 220]. Бірақ бұл әдістер АКШ химиялық құрылымының сипаттамасын ескермейді, олардың негізіне ауыр көмірсутекті шикізаттың тығыздығы, тұтқырлығы сияқты көрсеткіштер алынады. Сондықтан мұндай эмпирикалық әдістер нәтижелерін химиялық интерпретациялауда жеткіліксіз ақпарат береді және қолдану аясы шектелген.

[221-223] зерттеу жұмыстарында қатты көмірсутекті шикізаттың (көмір, сланец, кеуекті көміртекті материал, т.б.) меншікті жылу сыйымдылықтары анықталған.

Профессор А.М. Гюльмалиевтің жоғарыда аталған экспресс-әдіске арналған жұмысында [218, с. 473] жекелеген көмірсутектердің ∆Н298 және ∆Н700 (кДж/кг) мәндерінің анықтамалық деректерін көптік регрессия әдісімен өңдеу арқылы келесідей тәуелділіктер анықталған:

∆H298=4,184*10 (8,89nC-6,75nH+18,35nN+13,64nS-33,22nO)    (3.28)

∆H700=4,184*10(8,90nC-7,29nH+18,10nN+11,64nS-33,53nO)     (3.29)

Органикалық қосылыстардың деструктивті гидрогенизациялану реакцияларында жаңадан түзілген С–Н байланыстарының саны қосылған сутегі атомдарының санына байланысты болады. Сондықтан реакцияның 298 K және 700 K температуралардағы энтальпиясы келесі сызба бойынша анықталады:

∆Hp=∆H(CxHy+2n)-∆HCxHy.                                (3.30)

БТКШ элементтік құрамы шайырдың физика-химиялық көрсеткіштері сипатталған 2.1.1-бөлімшеде келтірілген. Элементтік құрамы арқылы шайырдың брутто формуласы анықталды. Біріншілік таскөмір шайырын NiCo/хризотил-5% қатысында оптималды жағдайда гидрогенизациялау кезінде қолданылған сутегі газының массалық үлесі шайырдың бастапқы массасының 1,7% (3.7.3-бөлімше) құрайтыны анықталды. Осы мәліметтерді қолданып, 3.33-кестеде біріншілік таскөмір шайырының және гидрогенизация өнімінің 298 K және 700 K температуралардағы экспресс-әдіспен есептелген энтальпиялары келтірілген.

Кесте 3.33 – БТКШ және гидрогенизация өнімінің түзілу энтальпиясы

| Көрсеткіш | БТКШ | БТКШ+1,7 мас. % H2 |
| --- | --- | --- |
| Брутто формуласы | С6,8H8,6N0,05O0,76S0,006 | С6,8H10,3N0,05O0,76S0,006 |
| ∆Н298, кДж/кг | -878 | -1329 |
| ∆Н700, кДж/кг | -1074 | -1558 |

3.33-кесте мәліметтері бойынша БТКШ 298 K-нен 700 K-ге дейін қыздыру энтальпиясы -196 кДж/кг құраса, 700 K температурадағы гидрогенизация реакциясының энтальпиясы -484 кДж/кг шаманы құрайды.

Бірқатар модельдік молекулалардың экспресс-әдіспен есептелген ∆Н298 және ∆Н700 түзілу энтальпияларының шамалары анықтамалық деректермен салыстырылған. Бұл мәліметтердің корреляциясы қанағаттанарлық, екі жағдайда да корреляция коэффициенті r2=0,99 құрайды [218, с. 470].

Осылайша, оптималды құрамды катализатор NiCo/хризотил-5% қатысында математикалық модельдеу арқылы анықталған гидрогенизациялаудың оптималды жағдайларында (қысым, уақыт, су мөлшері, катализатор мөлшері, температура) «Шұбаркөл көмір» АҚ алынған біріншілік таскөмір шайырының автоклавты жағдайда гидрогенизациялау процесі жүргізілді. Бастапқы БТКШ жеңіл және орта фракцияларының мөлшері сәйкесінше бастапқы шайыр массасының 9,5% және 20,6% (2.1.1-бөлімше) құраса, өңдеуден соң аталған фракциялар мөлшері бастапқы шайыр массасының сәйкесінше 17% және 28% құрады. Түзілген гидрогенизаттың жеңіл және орта фракцияларының және түзілген газдар қоспасының құрамы анықталды.

Аталған оптималды жағдайларда (3.7.3-бөлімше) NiCo/хризотил-5% катализаторының қатысында біріншілік таскөмір шайырының гидрогенизациялық процесін сынау «Шұбаркөл көмір» АҚ үлкейтілген зертханалық қондырғысында (Қосымша Г) жүргізілді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмысының негізінде келесідей тұжырымдамалар жасалды:

- Катализатор тасымалдаушылары мен дайындалған нанокатализаторлардың (NiO/микросфера, CoO/микросфера, NiCo/хризотил) кристалдық фазалары рентгенфазалық анализ нәтижесінде анықталды: NiO/микросферада – 3Al2O3·2SiO2 және MgNiO2, CoO/микросферада – 3Al2O3·2SiO2 және Co; NiCo/хризотилде – Mg3[OH]4{Si2O5}, CoCo2O4 және NiO; химиялық анализ және рентгендік флуоресценттік анализ нәтижесінде сапалық және сандық құрамдары анықталды.

- БЭТ әдісі арқылы катализаторлар бетінің меншікті ауданы, кеуектердің меншікті көлемі және олардың таралуы сипатталды. Беттің меншікті ауданы мен кеуектердің меншікті көлемі сәйкесінше NiO/микросфера үшін 8,3 м2/г және 0,022 см3/г, CoO/микросфера үшін 4,9 м2/г және 0,013 см3/г, NiCo/хризотил үшін 37,5 м2/г және 0,074 см3/г құрайды.

- Температуралық бағдарланатын тотықсыздану әдісі арқылы анықталған NiCo/хризотил катализаторы бетіндегі металдар оксидтерінің тотықсыздану шыңдары 150°С және 400°С температураларда байқалады. Бірінші шыңда, яғни Co3+-Co2+ тотықсыздануы кезінде сутегі адсорбциясының активтелу энергиясы 39 кДж/моль, екінші шыңда, яғни Co2+ және Ni2+ иондарының металдық күйге тотықсыздануы кезінде Еа=43 кДж/моль құрайды.

- Спектрофотометрлік әдіс және ықтималды-детерминацияланған жоспарлау арқылы никель және кобальт иондарының хризотил бетіне оптималды адсорбциялануы үшін тұз қышқылының концентрациясы 0,6 М, H/Ni қатынасының шамасы 20, H/Co қатынасының шамасы 10 екені анықталды. Оптималды жағдайда хризотил бетіне никель және кобальт иондарының адсорбциялануы сәйкесінше 98,8% және 98,5% жетеді.

- Унификацияланған аддитивті әдіс көмегімен біріншілік таскөмір шайырының қайнау соңы 300°С болатын кең фракциясының 298-1000 K аралығында термодинамикалық параметрлері (жылу сыйымдылығы, энтальпия, энтропия, Гиббс энергиясы) есептелді.

- ДТА әдісімен біріншілік таскөмір шайыры мен катализаторлар қоспасы деструкциясының термокинетикалық параметрлері (жылдамдық тұрақтысы, экспоненциал алды көбейткіш, активтелу энергиясы) анықталып, катализаторлардың белсенділік қатары құрылды: CoO/микросфера < NiO/микросфера < NiCo/хризотил.

- Антрацен мен фенантрен (1:1) қоспасының 420°С температурада, 3,0 МПа сутектің бастапқы қысымында, 1,0% катализатор мөлшерінде және 60 мин ұзақтықтағы гидрогенизациясы микросфера негізіндегі кобальт орнықтырылған катализатор қатысында 40,9% гидрлеу өнімдерін және 51,6% деструкция өнімдерін, никель орнықтырылған катализатор қатысында 38,6% гидрлеу өнімдерін және 40,5% деструкция өнімдерін алуға мүмкіндік береді. Модельдік қоспа гидрогенизациясы өнімдерінің құрамын ХМС-талдау никель қатысында 1,2,3,4-тетрагидрофенантрен мөлшерінің, ал кобальт қатысында 9,10-дигидроантрацен мөлшерінің жоғары болатынын көрсетеді.

- Хромато-масс-спектрометриялық әдіспен модельдік объектілер антраценнің және фенантреннің NiCo/хризотил қатысындағы гидрогенизациясынан түзілген гидрлеу өнімдері сәйкесінше 61,9% және 26,1%, ыдырау өнімдері сәйкесінше 15,1% және 2,5% құрайтыны анықталды. Гидрогенизаттардың индивидуалдық химиялық құрамы негізінде антрацен мен фенантреннің гидрогенизациялық айналу сызбасы құрастырылды. Қолданылған хризотилге орнықтырылған наноөлшемді никель және кобальт бөлшектері бар бинарлы катализатор сутектің төмен бастапқы қысымында (3,0 МПа) және катализатордың 1,0% мөлшерінде гидрлеу және деструкция өнімдерінің жоғары шығымын алуға мүмкіндік береді.

- СЭМ әдісімен никель және кобальт тұздарының 5%-дық ерітіндісі хризотил бетінде металл бөлшектерінің оптималды өлшемдерін алуға мүмкіндік беретіні анықталды. Орныққан металл оксидтері бөлшектерінің оптималды орташа өлшемі (40-90 нм) фенантрен гидрогенизациясында катализатордың белсенділігі мен селективтілігінің жоғарылауына алып келеді.

- Хромато-масс-спектрометриялық әдіспен NiCo/хризотил-5% қатысында бензотиофен мен бензофуран гидрогенизациясы өнімдерінің индивидуалдық химиялық құрамы анықталды. Бензотиофен гидрогенизациясында этилбензол (78,7%), 2,3-дигидробензотиофен (5,9%), бензофуран гидрогенизациясында 2,3-дигидробензофуран (3,1%), фенол туындылары (19%) түзіледі, бұл әдебиеттерде келтірілген мәліметпен салыстырғанда бинарлы катализатордың жоғары белсенділігі мен селективтілігін көрсетеді.

- ХМС әдісі арқылы 20-100 мин аралығында фенантреннің NiCo/хризотил-5% қатысындағы гидрогенизациясы өнімінің құрамы анықталды. Симпсон әдісімен интеграциялау және «кездейсоқ іздеу әдісімен» оптимизациялау арқылы фенантрен гидрогенизациясының кинетикалық сызбасы құрылып, жылдамдық тұрақтылары анықталды. Гидрогенизация өнімдерінің жоғары шығымы процестің 60 мин ұзақтығында түзіледі.

- Экспериментті ықтималды-детерминацияланған жоспарлау арқылы біріншілік таскөмір шайыры гидрогенизациясына түрлі факторлардың (температура, уақыт, сутегінің бастапқы қысымы, катализатор мөлшері, су мөлшері) әсері қарастырылып, процестің оптималды жағдайлары (430°С, 2 МПа, 80 мин, 1% катализатор және 0,5% су мөлшері) анықталды. Төмен температуралы шайыр гидрогенизациясын сипаттайтын Протодьяконов-Малышев теңдеуі үшін сызықты емес еселік корреляциясы және оның маңыздылығы сәйкесінше R=0,99, tR=157, сонымен қатар жеңіл және орта фракция шығымының тәжірибелік және есептелген мәндері арасындағы сызықты корреляция 0,73 құрайды. «Шұбаркөл көмір» АҚ үлкейтілген зертханалық қондырғысында NiCo/хризотил-5% катализаторының қатысында анықталған оптималды жағдайларда біріншілік таскөмір шайырының гидрогенизациялық процесін сынау жүргізілді. Гидрогенизация процесінің жалпыланған көпфакторлы Протодьяконов-Малышев теңдеуі негізінде активтелу энергиясының мәні (41 кДж/моль) есептелді.

- Экспресс әдіс арқылы бастапқы біріншілік таскөмір шайыры мен гидрогенизаттың түзілу энтальпиялары және оптималды жағдайда жүргізілген біріншілік таскөмір шайырының катализдік гидрогенизация процесінің 700 K температурадағы энтальпиясы (-484 кДж/кг) есептелді.

Қойылған міндеттер шешімінің толықтығын бағалау. Диссертациялық жұмыста қойылған міндеттер толық орындалды. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде біріншілік таскөмір шайыры мен модельдік объектілер гидрогенизациясында белсенді және селективті жаңа бинарлы нанокатализатор дайындалып, физика-химиялық қасиеттері анықталды. Профессор Гюльмалиевтің термодинамикалық функцияларды анықтауға арналған унификацияланған аддитивті әдісі мен экспресс әдісі арқылы біріншілік таскөмір шайырының қайнау соңы 300°С болатын кең фракциясының, біріншілік таскөмір шайырының және катализдік гидрогенизация процесінің кейбір термодинамикалық функциялары есептелді. Дифференциалдық термиялық анализ арқылы нанокатализаторлардың қатысуымен біріншілік таскөмір шайырының термодеструкциясы процесінің кинетикалық параметрлері есептеліп, оптималды катализатор таңдалды. Дайындалған катализатор модельдік қосылыстардың (фенантрен, антрацен, бензотиофен, бензофуран) гидрогенизациясында сыналды. Біріншілік таскөмір шайыры гидрогенизациясының оптималды жағдайлары анықталды.

Зерттеу нәтижелерін нақты пайдалану бойынша ұсыныстар. «Шұбаркөл Көмір» АҚ біріншілік таскөмір шайырын гидрогенизациялық өңдеу арқылы мұнайхимиялық өнімдер (бензол, фенол, толуол, нафталин, антрацен, фенантрен, 2,6-диметилнафталин) алуға болады.

Әзірленген микросфера және хризотил негізіндегі катализаторлар мұнай өңдеу және көмірхимия өндірістерінде ауыр көмірсутекті шикізатты (тұтқырлығы жоғары мұнай, ауыр мұнай қалдықтары, таскөмір шайырлары) гидрогенизациялық өңдеуде қолданыла алады. Аталған катализаторларды дайындау үшін Қостанай облысы, Жітіқара қаласындағы «Қостанай минералдары» АҚ хризотил-асбест өндірісінің қалдықтары және жылу электр орталықтарында көмір күлінен алынатын микросфералар тасымалдағыш ретінде қолданылады.

Зерттеу саласындағы жоғары жетістіктермен салыстырғандағы техникалық-экономикалық және ғылыми деңгейі. Гидрлеуші (никель және кобальт) агенттермен модификацияланған бинарлы катализатор өзіндік құны төмен және бір реттік қолданылатын болғандықтан, сонымен қатар ауыр көмірсутекті шикізат гидрогенизациясын аз уақыт аралығында жұмсақ жағдайларда жүргізуге мүмкіндік беретіндіктен айтарлықтай экономикалық тиімділікке қол жеткізуге болады. Катализаторды дайындаудың келтірілген әдісі орындауда қарапайым және қымбатқа түспейді. Ұсынылып отырған нанокатализаторды зерттеу жұмысы заманауи катализдегі даму үстіндегі сала – нанотехнология бағытына сәйкес келеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Липович В.Г., Калабин Г.А., Калечиц И.В. и др. Химия и переработка угля. – М.: Химия, 1988. – 336 с.

- Глущенко И.М. Теоретические основы технологии горючих ископаемых. – М.: Металлургия, 1996. – 296 с.

- Чистяков А.Н. Химия и технология переработки каменноугольных смол. – Челябинск, 1990. – 160 с.

- Hayashi J. et al. Control of Molecular Composition of Tar by Secondary Reaction in Fluidized – Bed Pyrolysis of a Subbituminous Coal // Energy Fuels. – 1993. – Vol. 7. – P. 57-66.

- Иманбаев С.Ш., Байкенов М.И., Халикова З.С. и др. Расчёт структурно-химических показателей для каменноугольной смолы // Вестник Карагандинского университета. – 2010. – №2. – С. 148-153.

- Ахметжанов Б.А., Уметалиев Н.Б., Жданкин А.А. Опыт и этапы диверсификации угольного производства АО «Шубарколь комир» // Горный журнал Казахстана. – 2011. – №1. – С. 38-40.

- Иманбаев С.Ш., Байкенов М.И., Мейрамов М.Г. и др. Изучение смолы полукоксования ОАО «Сары-арка Спецкокс» // Вестник Карагандинского университета. – 2010. – №2. – С. 153-157.

- Гоголева Т.Я., Шустиков В.И. Химия и переработка каменноугольной смолы. – М.: Металлургия, 1992. – 256 с.

- Зеленин Н.И., Фейнберг В.С., Чернышева К.Б. Химия и технология сланцевой смолы. – Л.: Наука, 1968. – 220 с.

- Пат. 1068461. Способ переработки низкотемпературной смолы / Иконникова Г.Г., Андрейков Е.И., и др.; опубл. 23.01.84, Бюл. №3. – 6 с.

- Strausz O.P., Morales-Izquierdo A., Kazmi N. et al. Chemical Composition of Athabasca Bitumen: the Saturate Fraction // J. Energy Fuels. – 2010. – Vol. 24. – P. 5053-5072.

- Rudzinski W.E., Aminabhavi T.M. A Review on Extraction and Identification of Crude Oil and Related Products Using Supercritical Fluid Technology // Energy Fuels. – 2000. – Vol. 14. – P. 464-475.

- Гюльмалиев А.М., Головин Г.С., Гладун Т.Г. Теоретические основы химии угля. – М.: Изд-во Москов. гос. горн. ун-та, 2003. – 556 с.

- Korre S.C., Klein M.T., Quann R.J. Polynuclear aromatic hydrocarbons hydrogenation 1. Experimental reaction pathways and kinetics // Ind. Eng. Chem. Res. – 1995. – Vol. 34. – P. 101-117.

- Owusu-Boakye A., Dalai A.K., Ferdous D. et al. Maximizing Aromatic Hydrogenation of Bitumen-Derived Light Gas Oil:  Statistical Approach and Kinetic Studies // J. Energy Fuels. – 2005. Vol. 19. – P. 1763-1774.

- Калечиц И.В. Моделирование ожижения угля. – М.: ИВТАН, 1999. – 229 с.

- Baikenov M.I., Baikenova G.G., Sarsembayev B.S. et al. Influence of catalytic systems on process of model object hydrogenation // International Journal of Coal Science and Technology. – 2014. – Vol. 1(1). – P. 88-92.

- Owusu-Boakye A., Dalai A.K., Ferdous D. et al. Experimental and Kinetics Studies of Aromatic Hydrogenation in a Two-Stage Hydrotreating Process using NiMo/Al2O3 and NiW/Al2O3 Catalysts // The Canadian Journal of Chemical Engineering. – 2006. – Vol. 84, №57. – P. 572-580.

- Fujikawa T., Idei K., Ebihara T. et al. Aromatic hydrogenation of distillates over SiO2-Al2O3- supported noble metal catalysts // Appl. Catal., A. – 2000. – Vol. 192. – P. 253-261.

- Wan G., Duan A., Zhao Z. et al. Al2O3−TiO2/Al2O3−TiO2−SiO2 Composite-Supported Bimetallic Pt−Pd Catalysts for the Hydrodearomatization and Hydrodesulfurization of Diesel Fuel // H. Energy Fuels. – 2009. – №23. – P. 81-85.

- Pelisson C.-H., Vono L.L.R. et al. Moving from surfactant-stabilized aqueous rhodium colloidal suspension to heterogeneous magnetite-supported rhodium(0) nanocatalysts: Synthesis, characterization and catalytic performance in hydrogenation reactions // Catal. Today. – 2012. – №183. – P. 124-129.

- Chen H.-J., Liu H.-W., Liao W. et al. Highly active and reusable palladium nanoparticle catalyst stabilized by polydimethylsiloxane for hydrogenation of aromatic compounds in supercritical carbon dioxide // Appl. Catal. B. – 2012. – №111-112. – P. 402-408.

- Pan H.B., Wai C.M. Facile sonochemical synthesis of carbon nanotube-supported bimetallic Pt–Rh nanoparticles for room temperature hydrogenation of arenes // New J. Chem. – 2011. – Vol. 35. – P. 1649-1660.

- Hubert C., Bile E.G., Denicourt-Nowicki A. et al. Rh(0) colloids supported on TiO2: a highly active and pertinent tandem in neat water for the hydrogenation of aromatics // Green Chem. – 2011. – №13. – P. 1776-1771.

- Bile E.G., Sassine R., Denicourt-Nowicki A. et al. New ammonium surfactant-stabilized rhodium(0) colloidal suspensions: Influence of novel counter-anions on physico-chemical and catalytic properties // Dalton Trans. – 2011. – Vol. 40. – P. 6524-6531.

- Yan N., Yuan Y., Dyson P.J. Rhodium nanoparticle catalysts stabilized with a polymer that enhances stability without compromising activity // Chem. Commun. – 2011. – Vol. 47. – P. 2531-2559.

- Dykeman R.R., Yan N., Scopelliti R. et al. Enhanced Rate of Arene Hydrogenation with Imidazolium Functionalized Bipyridine Stabilized Rhodium Nanoparticle Catalysts // J. Inorg. Chem. – 2011. – Vol. 50. – P. 717-719.

- Zahmakiran M., Roman-Leshkov Y., Zhang Y. Rhodium(0) Nanoparticles Supported on Nanocrystalline Hydroxyapatite: Highly Effective Catalytic System for the Solvent-Free Hydrogenation of Aromatics at Room Temperature // Langmuir. – 2012. – Vol. 28. – P. 60-64.

- Narayanan R., El-Sayed M.A. Catalysis with Transition Metal Nanoparticles in Colloidal Solution:  Nanoparticle Shape Dependence and Stability // J. Phys. Chem. B. – 2005. – Vol. 109. – P. 12663-12676.

- Mevellec V., Nowicki A., Roucoux A. et al. A simple and reproducible method for the synthesis of silica-supported rhodium nanoparticles and their investigation in the hydrogenation of aromatic compounds // New J. Chem. – 2006. – Vol. 30. – P. 1214-1219.

- Marconi G., Pertici P., Evangelisti C. et al. Nanostructured ruthenium on γ-Al2O3 catalysts for the efficient hydrogenation of aromatic compounds // J. Organomet. Chem. – 2004. – Vol. 689. – P. 639-646.

- Schulz J., Roucoux A., Patin H. Stabilized Rhodium(0) Nanoparticles: A Reusable Hydrogenation Catalyst for Arene Derivatives in a Biphasic Water-Liquid System // Chem. Eur. J. – 2000. – №6. – P. 618-624.

- Deshmukh R.R., Lee J.W. et al. Hydrogenation of Arenes by Dual Activation: Reduction of Substrates Ranging from Benzene to C60 Fullerene under Ambient Conditions // Angew. Chem., Int. Ed. – 2008. – Vol. 47. – P. 8615-8617.

- Park K.H., Jang K., Kim H.J. et al. Near-Monodisperse Tetrahedral Rhodium Nanoparticles on Charcoal: The Shape-Dependent Catalytic Hydrogenation of Arenes // Angew. Chem., Int. Ed. – 2007. – Vol. 46. – P. 1152-1155.

- Сокольский Д.Б., Сокольская А.М. Металлы – катализаторы гидрогенизации.  Алма-Ата: Наука, 1970. – 436 с.

- Park I.S., Kwon M.S., Kang K.Y. et al. Rhodium and Iridium Nanoparticles Entrapped in Aluminum Oxyhydroxide Nanofibers: Catalysts for Hydrogenations of Arenes and Ketones at Room Temperature with Hydrogen Balloon // Adv. Synth. Catal. – 2007. – №349. – P. 2039-2047.

- Gao H., Angelici R.J. Combination catalysts consisting of a homogeneous catalyst tethered to a silica-supported palladium heterogeneous catalyst: Arene hydrogenation // J. Am. Chem. Soc. – 1997. – Vol. 119. – P. 6937-6938.

- Yoon B., Wai C.M. Microemulsion-Templated Synthesis of Carbon Nanotube-Supported Pd and Rh Nanoparticles for Catalytic Applications // J. Am. Chem. Soc. – 2005. – Vol. 127, №49. – P. 17174-17175.

- Pan H.B., Wai C.M. Sonochemical One-Pot Synthesis of Carbon Nanotube-Supported Rhodium Nanoparticles for Room-Temperature Hydrogenation of Arenes // J. Phys. Chem. C. – 2009. – Vol. 113, №46. – P. 19782-19788.

- Sanchez-Delgado R.A., Machalaba N., Ng-A-Qui N. Hydrogenation of quinoline by ruthenium nanoparticles immobilized on poly(4-vinylpyridine) // Catal. Commun. – 2007. – Vol. 8, №12. – P. 2115-2118.

- Fang M., Machalaba N., Sanchez-Delgado R.A. Hydrogenation of arenes and N-heteroaromatic compounds over ruthenium nanoparticles on poly(4-vinylpyridine): a versatile catalyst operating by a substrate-dependent dual site mechanism // Dalton Trans. – 2011. – Vol. 40. – P. 10621-10632.

- Grobas J., Bolivar C., Scott C.E. Hydrodesulfurization of Benzothiophene and Hydrogenation of Cyclohexene, Biphenyl, and Quinoline, Assisted by Ultrasound, Using Formic Acid as Hydrogen Precursor // Energy Fuels. – 2007. – Vol. 21. – P. 19-22.

- Mevellec V., Roucoux A. Nanoheterogeneous catalytic hydrogenation of N-, O- or Sheteroaromatic compounds by re-usable aqueous colloidal suspensions of rhodium(0) // Inorg. Chim. Acta. – 2004. – Vol. 357. – P. 3099-3103.

- Mao H., Chen C., Liao X. et al. Catalytic hydrogenation of quinoline over recyclable palladium nanoparticles supported on tannin grafted collagen fibers // J. Mol. Catal. A: Chem. – 2011. – Vol. 341. – P. 51-56.

- Потапенко О.В., Доронин В.П., Сорокина Т.П. Влияние [H]-донорной активности углеводородов на превращения тиофеновых соединений в условиях каталитического крекинга // Нефтехимия. – 2012. – Т. 52, №1. – С. 60-66.

- Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия / пер. с англ. – М.: Мир, 1974. – 1015 с.

- Шабаров Ю.С. Органическая химия: циклические соединения: учеб. – М.: Химия, 1994. – Ч. 2. – 848 с.

- Moock D., Wagener T., Hu T. et al. Enantio- and Diastereoselective, Complete Hydrogenation of Benzofurans by Cascade Catalysis // Angew. Chem. Int. Ed. – 2021. – Vol. 60. – P. 1-6.

- Nuzzi M., Marcandalli B. Hydrogenation of phenanthrene in the presence of Ni catalyst. Thermal dehydrogenation of hydrophenanthrenes and role of individual species in hydrogen transfers for coal liquefaction // Fuel Processing Technology. – 2003. – Vol. 80. – P. 35-45.

- Venezia A.M., La Parola V., Pawelec B. et al. Hydrogenation of aromatics over Au-Pd/SiO2-Al2O3 catalysts; support acidity effect // Appl. Catal., A. – 2004. – Vol. 264, №1. – P. 43-51.

- Yoon B., Pan H.B., Wai C.M. Relative Catalytic Activities of Carbon Nanotube-Supported Metallic Nanoparticles for Room-Temperature Hydrogenation of Benzene // J. Phys. Chem. C. – 2009. – Vol. 113. – P. 1520-1525.

- Mott D., Luo J. et al. Synergistic activity of gold-platinum alloy nanoparticle catalysts // J. Catal. Today. – 2007. – Vol. 122, №3-4. – P. 378-385.

- Alayoglu S., Eichhorn B. Rh−Pt Bimetallic Catalysts: Synthesis, Characterization, and Catalysis of Core−Shell, Alloy, and Monometallic Nanoparticles // J. Am. Chem. Soc. – 2008. – Vol. 130. – P. 17479-17486.

- Tao F., Grass M.E., Zhang Y.W. et al. Evolution of Structure and Chemistry of Bimetallic Nanoparticle Catalysts under Reaction Conditions // J. Am. Chem. Soc. – 2010. – Vol. 132. – P. 8697-8703.

- Tao F., Grass M.E., Zhang Y.W. et al. Reaction-Driven Restructuring of Rh-Pd and Pt-Pd Core-Shell Nanoparticles // Science. – 2008. – Vol. 322. –                                                                                                       P. 932-934.

- Sahle-Demessie E., Devulapelli V.G., Hassan A.A. Hydrogenation of Anthracene in Supercritical Carbon Dioxide Solvent Using Ni Supported on Hβ-Zeolite Catalyst // Catalysts. – 2012. – Vol. 2. – P. 85-100.

- Liu H., Ji S.F., Wang Z.X. et al. The Catalytic Performance of Metalloporphyrins during Hydrogenation of Anthracene // Energy Technology. – 2015. – Vol. 3. – P. 145-154.

- Schachtl E., Zhong L., Kondratieva E. et al. Understanding Ni Promotion of MoS2/g-Al2O3 and its Implications for the Hydrogenation of Phenanthrene // ChemCatChem. – 2015. – Vol. 7. – P. 4118-4130.

- Yang H.B., Wang Y.C., Jiang H.B. et al. Kinetics of Phenanthrene Hydrogenation System over CoMo/Al2O3 Catalyst // Industrial and Engineering Chemistry Research. – 2014. – Vol. 53. – P. 12264-12269.

- Schachtl E., Yoo J.S., Gutiérrez O.Y. et al. Impact of Ni promotion on the hydrogenation pathways of phenanthrene on MoS2/c-Al2O3 // Journal of Catalysis. – 2017. – Vol. 352. – P. 171-181.

- Beltramone A.R., Resasco D.E., Alvarez W.E. et al. Simultaneous Hydrogenation of Multiring Aromatic Compounds over NiMo Catalyst // Ind. Eng. Chem. Res. – 2008. – №47. – P. 7161-7166.

- Qian W., Yoda Y., Hirai Y. et al. Hydrodesulfurization of dibenzothiophene and hydrogenation of phenanthrene on aluminha-supported Pt and Pd catalysts // Appl. Catal. A. – 1999. – Vol. 184. – P. 81-88.

- Beckers N.A., Huynh S., Zhang X. et al. Screening of Heterogeneous Multimetallic Nanoparticle Catalysts Supported on Metal Oxides for Mono-, Poly-, and Heteroaromatic Hydrogenation Activity // ACS Catal. – 2012. – Vol. 2. – P. 1524-1534.

- Liao W., Liu H-W., Chen H-J. et al. Catalytic hydrogenation rate of polycyclic aromatic hydrocarbons in supercritical carbon dioxide containing polymer-stabilized palladium nanoparticles // Chemosphere. – 2011. – Vol. 82. – P. 573-580.

- Иванкова Е.А., Равич Б.М. Облагораживание углей // Техника. – 1985. – №3. – С. 5-54.

- Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. – М.: Высшая школа, 1999. – 527 с.

- Баландин А.А. Современное состояние мультиплетной теории гетерогенного катализа. – М.: Наука, 1968. – 202 с.

- Волькенштейн Ф.Ф. Электронная теория катализа на полупроводниках. – М.: Физматгиз, 1960. – 188 с.

- Kaneko T., Tazawa K., Okuyama N. et al. Effect of highly dispersed iron catalysts on direct liquefaction coal // Fuel. – 2000. – Vol. 79. – P. 263-271.

- Кузнецов Б.Н., Щипко М.Л., Кузнецова С.А. и др. Новые подходы в переработке твердого органического сырья. – Новосибирск: Наука, 1991. – 371 с.

- Abbass H. Smart Nanoparticles Technology. – Croatia: Intech, 2012. – 588 p.

- Kuznetsov P.N., Perminov N.V., Kuznetsova L.I. et al. Thermal dissolution of different-ranked coals in tetralin and the anthracene fraction of coking tar // Solid Fuel Chemistry. – 2020. – Vol. 54, №29. – P. 61-68.

- Dmitriev D.E., Golovko A.K. Transformations of resins and asphaltenes during the thermal treatment of heavy oils // Petroleum Chemistry. – 2010. – Vol. 50, №2. – P. 106-113.

- Steven A.T., Peter R.P., David S.J. Handbook of Petroleum Processing: Second edition. – Cham: Springer International Publishing, 2015. – 1913 p.

- Dik P.P., Klimov O.V., Danilova I.G. et al. Hydroprocessing of Hydrocracker Bottom on Pd Containing Bifunctional Catalysts // Catalysis Today – 2016. – №271. – P. 154-162.

- Gonzalez-Cortes S.L. Comparing the hydrodesulfurization reaction of thiophene on γ-Al2O3 supported CoMo, NiMo and NiW sulfide catalysts // Reaction Kinetics and Catalysis Letters. – 2009. – №97. – P. 131-139.

- Yasuda H. , Higo M., Yoshitomi S. et al. Hydrogenation of tetralin over sulfided nickel-tungstate/alumina and nickel-molybdate/alumina catalysts // Catalysis Today. – 1997. – №39. – P. 77-87.

- Гурвич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А. и др. Термодинамические свойства индивидуальных веществ: справоч. изд. – М.: Наука, 1978. – 496 с.

- Доронин В.П., Липин П.В., Потапенко О.В. и др. Перспективные разработки: катализаторы крекинга и добавки к ним // Катализ в промышленности. – 2014. – №5.– С. 82-87.

- Carolina L., Jorge A., Arnaud T. et al. Activity and surface properties of NiMo/SiO2–Al2O3 catalysts for hydroprocessing of heavy oils // Applied Catalysis A: General. – 2012. – Vol. 425-426. – P. 1-12.

- Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. Hydrotreating Catalysis Science and Technology. New York: Springer-Verlag, 1996. – 1465 p.

- Ancheyta J., Rana M.S., Furimsky E. Hydroprocessing of Heavy Oil Fractions // Catalysis Today. – 2005. – Vol. 109. – P. 1-2.

- Leyva C., Rana M.S., Trejo F. et al. On the Use of Acid-Base-Supported Catalysts for Hydroprocessing of Heavy Petroleum // Ind. Eng. Chem. Res. – 2007. – Vol. 46. – P. 7448-7466.

- Малолетнев А.С., Каирбеков Ж.К., Смагулова Н.Т. и др. Каталитический крекинг смолы полукоксования угля шубаркольского месторождения // Химия Твердого Топлива. – 2016. – №3. – С. 20-24.

- Magee J.S., Dolbear G.E. Petroleum Catalysis in Nontechnical Language. – Oklahoma, Tulsa: PennWell, 1998. – 218 p.

- Уайтсайд Дж., Эйглер Д., Андерс Р. и др. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований / пер. с англ. – М.: Мир, 2003. – 292 с.

- Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – М.: Техносфера, 2005. – 336 с.

- Konuspayev S.R., Shaimardan M., Nurbaeva D.R. et al. Rhodium catalysts for the hydrogenation of benzene and its homologues in various solvents // Petroleum Chemistry. – 2010. – Vol. 50, №1. – P. 47-50.

- Kazantsev R.V., Gaidai N.A., Nekrasov N.V. et al. Kinetics of benzene and toluene hydrogenation on a Pt/TiO2 catalyst // Kinetics and Catalysis. – 2003. – Vol. 44, №4. – P. 529-535.

- Kazakov M.O., Lavrenov A.V., Danilova I.G. et al. Hydroisomerization of benzene-containing gasoline fractions on a Pt/SO42- -ZrO2-Al2O3 catalyst: II. Effect of chemical composition on acidic and hydrogenating and the occurrence of model isomerization reactions // Kinetics and Catalysis. – 2011. – Vol. 52, №4. –                P. 573-578.

- Boudjahem A.-G., Bouderbala W., Bettahar M. Benzene hydrogenation over Ni–Cu/SiO2 catalysts prepared by aqueous hydrazine reduction // Fuel Processing Technology. – 2011. – Vol. 92. – P. 500-506.

- Concepción P., García S., Hernández-Garrido J.C. et al. A promoting effect of dilution of Pd sites due to gold surface segregation under reaction conditions on supported Pd–Au catalysts for the selective hydrogenation of 1,5-cyclooctadiene // Catalysis Today. – 2016. – №259. – P. 213-221.

- Бухтияров В.И., Слинько М.Г. Металлические наносистемы в катализе // Успехи химии. – 2001. – Т. 70, №2. – С. 167-181.

- Колесников И.М. Катализ и производство катализаторов. – М.: Техника, 2004. – 399 с.

- Иванов В.А. Антиасбестовая компания и ситуация с использованием хризотила в мире // Сб. матер. 5-й междунар. науч.-практ. конф. «Геологи 2010: Проблемы и пути индустриально-инновационного развития горнодобывающих отраслей промышленности». – Житикара, 2010. – С. 83-91.

- Foresti F., Fornero E., Lesci I.G. et al. Asbestos health hazard: A spectroscopic study of synthetic geoinspired Fe-doped chrysotile // Journal of Hazardous Materials. – 2009. – Vol. 167. – P. 1070-1079.

- Пат. 29779 РК. Способ комплексной переработки отходов хризотил-асбестового производства / Козлов В.А., Байгенженов О.С., Жусупов К.К. и др.; опубл. 15.04.15, Бюл. №4. – 5 с.

- Джафаров Н.Н. Хризотил-асбест Казахстана. – Алматы: РИО ВАК РК, 2000. – 180 с.

- Козлов В.А., Шаяхметова Р.А., Жусупов К.К. и др. Разработка технологии получения карналлита из отходов производства хризотил-асбеста // Матер. 5-й междунар. науч.-практ. конф. «Геотехнология-2010». – Житикара, 2010. – С. 468-471.

- Степаненко А.С., Алжанбаева Н.Ш., Уласюк С. Получение синтетического карналлита // Промышленность Казахстана. – 2007. – №3. – С. 32-35.

- Тетерин В.В., Кудрявский Ю.П., Сабуров Л.И. и др. Физико-химические основы технологии переработки магнийсодержащего сырья с получением товарных продуктов // Химия, технология и промышленная экология неорганических соединений: сб. науч. тр. – Пермь, 2001. – С. 56-61.

- Patra P., Bhambhani T., Nagaraj D.R. et al. Impact of pulp rheological behavior on selective separation of Ni minerals from fibrous serpentine ores // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2012. – Vol. 411. – P. 24-26.

- Lesci I.G., Balducci G., Pierini F. et al. Surface features and thermal stability of mesoporous Fe doped geoinspired synthetic chrysotile nanotubes // Microporous and Mesoporous Materials. – 2014. – Vol. 197. – P. 8-16.

- Chissick S.S., Michaels L., Derricott R. Asbestos: Properties, Applications, and Hazards.– Chichester UK: John Wiley and Sons, 1983. – Vol. 2. – 652 p.

- Perkins R.L., Harvey B.W. Method for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials. – Washington DC, 1993. – 98 p.

- Belotitskii V.I., Kumzerov Y.A., Kalmykov A.E. et al. Optical properties of metal nanoparticles in chrysotile channels // Technical Physics Letters. – 2016. – Vol. 42. – P. 656-658.

- Джаманбалин К.К. Структура и свойства нанотрубок хризотил-асбеста // Наука и бизнес: пути развития. – 2015. – Т. 54, №12. – С. 8-13.

- Ivanovskii A.L. Non-carbon nanotubes: synthesis and simulation // Russian Chemical Reviews. – 2002. – Vol. 71, №3. – P. 175-194.

- Metraux C., Groberty B., Ulmer P.J. Filling of chrysotile nanotubes with metals // Mater. Res. – 2002. – Vol. 17, Issue 5. – P. 1129-1135.

- Teixeira A.P.C., Santos E.M., Vieira A.F.P. et al. Use of chrysotile to produce highly dispersed K-doped MgO catalyst for biodiesel synthesis // Chemical Engineering Journal. – 2013. – Vol. 232. – P. 104-110.

- Cressey B.A., Whittaker E.J.W., Eric J.W. Five-fold symmetry in chrysotile asbestos revealed by transmission electron microscopy // Mineral. Mag. – 1993. – Vol. 57. – P. 729-732.

- Roveri N., Falini G., Foresti E. et al. Geoinspired synthetic chrysotile nanotubes // Journal of Materials Research. – 2006. – Vol. 21, Issue 11. –                                                                                                               P. 2711-2725.

- Lourenço M.P., de Oliveira C., Oliveira A.F. et al. Structural, Electronic, and Mechanical Properties of Single-Walled Chrysotile Nanotube Models // The Journal of Physical Chemistry C. – 2012. – Vol. 116, №17. – P. 9405-9411.

- Liu K., Zhu B., Feng Q. et al. Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions on modified chrysotile: Thermodynamic and kinetic studies // Applied Clay Science. – 2013. – Vol. 80-81. – P. 38-45.

- Petkowicz D.I., Rigo R.T., Radtke C. et al. Zeolite Na/A from Brazilian chrysotile and rice husk // Microporous Mesoporous Mater. – 2008. – Vol. 116. – P. 548-554.

- Jiang D.B., Yuan S., Cai X et al. Magnetic nickel chrysotile nanotubes tethered with pH-sensitive poly (methacrylic acid) brushes for Cu(II) adsorption // J. Mol. Liq. – 2019. – Vol. 276. – P. 611-623.

- Salinas E.L., Antonio J.A.T., Manríquez M.E. et al. Synthesis and catalytic activity of chrysotile-type magnesium silicate nanotubes using various silicate sources // Microporous Mesoporous Mater. – 2019. – Vol. 274. – P. 175-182.

- Ranjbar N., Kuenzel C. Cenospheres: A review // Fuel. – 2017. – Vol. 207. – P. 1-12.

- Kolay P.K., Bhusal S. Recovery of hollow spherical particles with two different densities from coal ﬂy ash and their characterization // Fuel. – 2014. – Vol. 117. – P. 118-24.

- Vassilev S.V., Menendez R., Diaz-Somoano M. et al. Phase-mineral and chemical composition of coal ﬂy ashes as a basis for their multicomponent utilization. 2. Characterization of ceramic cenosphere and salt concentrates // Fuel. – 2004. – Vol. 83. – P. 585-603.

- Sokol E., Maksimova N., Volkova N. et al. A. Hollow silicate microspheres from ﬂy ashes of the Chelyabinsk brown coals (South Urals, Russia) // Fuel Process. Technol. – 2000. – Vol. 67. – P. 35-52.

- Anshits N., Mikhailova O., Salanov A. et al. Chemical composition and structure of the shell of ﬂy ash non-perforated cenospheres produced from the combustion of the Kuznetsk coal (Russia) // Fuel. – 2010. – Vol. 89. – P. 1849-1862.

- Фоменко Е.В., Низов В.А., Аншиц А.Г. и др. Выделение магнитных микросфер постоянного состава из энергетических зол и изучение их физикохимических свойств // Химия в интересах устойчивого развития. – 1999. – №7. – С. 105-118.

- Шаронова О.М., Аншиц Н.Н., Оружейников А.И. и др. Состав и морфология магнитных микросфер энергетических зол каменных углей Экибастузского и кузнецкого бассейнов // Химия в интересах устойчивого развития. – 2003. – №11. – С. 673-682.

- Vereshchagina T., Anshits N., Maksimov N. et al. The nature and properties of iron-containing nanoparticles dispersed in an aluminosilicate matrix of cenospheres // Glass Phys Chem. – 2004. – Vol. 30. – P. 247-256.

- Anshits N., Vereshchagina T., Bayukov O. et al. The nature of nanoparticles of crystalline phases in cenospheres and morphology of their shells // Glass Phys Chem. – 2005. – Vol. 31. – P. 306-315.

- Arutyunyan N.A., Zaitsev A.I., Shaposhnikov N.G. Surface tension of CaO-Al2O3, CaO-SiO2, and CaO-Al2O3-SiO2 melts // Russ J Phys Chem A. – 2010. – Vol. 84. – P. 7-12.

- Fomenko E.V., Anshits N.N., Solovyov L.A. et al. Composition and morphology of ﬂy ash cenospheres produced from the combustion of Kuznetsk coal // Energy Fuels. – 2013. – Vol. 27. – P. 5440-5448.

- Kopytov M.A., Golovko A.K., Kirik N.P. et al. Thermal transformations of high-molecular-mass-components of heavy petroleum residues // Petroleum Chemistry. – 2013. – Vol. 53, №1. – P. 14-19.

- Golovko A.K., Kopytov M.A., Sharonova O.M. et al. Cracking of heavy oils using catalytic additives based on coal fly ash ferrospheres // Catalysis in Industry. - 2015. – Vol. 7, №4. – P. 293-300.

- Копытов М.А. Термический крекинг мазута в присутствии магнитных фракций микросфер энергетических зол // Известия Томского политехнического университета. – 2009. – Т. 315, №3. – С. 83-86.

- Копытов М.А., Бояр С.В., Можайская М.В. Термические превращения компонентов нефтяного остатка в присутствии ферросфер зол ТЭЦ и подсолнечного масла // Нефтехимия. – 2020. – T. 60, №3, С. 384-393.

- Aitbekova D.E., Makenov D.K., Andreikov E.I. et al. Hydrogen distribution in primary coke oven tar and its fractions // Bulletin of the University of Karaganda, Chemistry. – 2021. – Vol. 101, №1. – P. 82-90.

- ГОСТ 3900-85. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности (с изменением №1, с поправкой). – Введ. 1987-01-01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 41 c.

- ГОСТ 11126-2019. Сырье коксохимическое для производства технического углерода. Технические условия. – Введ. 2020-03-01. – М.: Росстандарт: Стандартинформ, 2019. – 18 c.

- ГОСТ 2477-2014. Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (с изменениями №1, 2, с поправками). – Введ. 2018-01-01. – М.: Росстандарт: Стандартинформ, 2018. – 11 c.

- Глузман Л.Д., Эдельман И.И. Лабораторный контроль коксохимического производства. – М.: Металлургия, 1968. – 472 с.

- Пат. 0002512620 РФ. Способ определения группового фракционного состава каменноугольных смол / Косарева М.А., Загайнов В.С., Кондратов В.К., Онищук Н.И.; опубл. 10.04.14, Бюл. №10. – 10 с.

- ГОСТ 7847-73. Пек каменноугольный. Метод определения массовой доли веществ, нерастворимых в толуоле (с изменениями №1, 2, 3, 4). – Введ. 1975-01-01. – M.: ИПК Издательство стандартов, 1997. – 5 c.

- ГОСТ 10200-2017. Пек каменноугольный электродный. Технические условия. – Введ. 2019-03-01. – М.: Росстандарт: Стандартинформ, 2018. – 13 c.

- ГОСТ 7846-73. Пек каменноугольный. Метод определения зольности (с изменениями №1, 2, 3, 4). – Введ. 1975-01-01. – M.: ИПК Издательство стандартов, 1997. – 6 c.

- Dong YN., Bai HY., Li SS. et al. Preparation and characterization NiO/HY catalyst // Materials Express. – 2021. – Vol. 11(6). – P. 966-973.

- Meiramov M.G. Angular-linear isomerization on the hydrogenation of phenanthrene in the presence of iron-containing catalysts // Solid Fuel Chem. – 2017. – Vol. 51, №2. – P. 107-110.

- Saelee T., Lerdpongsiripaisarn M., Rittiruam M. et al. Experimental and computational investigation on underlying factors promoting high coke resistance in NiCo bimetallic catalysts during dry reforming of methane // Scientific Reports. – 2021. – Vol. 11, №1. – P. 519.

- Wu J., Yan X., Wang W. et al. Highly Dispersed CoNi Alloy Embedded in N-doped Graphitic Carbon for Catalytic Transfer Hydrogenation of Biomass-derived Furfural // An Asian Journal Chemistry. – 2021. – Vol. 16, №20. –                                                                 P. 3194-3201.

- Zhang J., Wang H., Dalai A. Development of stable bimetallic catalysts for carbon dioxide reforming of methane // Journal of Catalysis. – 2007. – Vol. 249(2). – P. 300-310.

- Turap Y., Wang I., Fu T. et al. Co–Ni alloy supported on CeO 2 as a bimetallic catalyst for dry reforming of methane // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – Vol. 45(11). – P. 6538-6548.

- Скляр М.Г. Физико-химические основы спекания углей. – М.: Металлургия, 1984. – 201 с.

- Ушаков К.Ю., Петров И.Я., Богомолов А.Р. Исследование термических превращений низкометаморфизованных кузбасских углей в различных средах и прогнозирование их гидрируемости в процессах прямого ожижения. – 2021. – №4. – С. 3-12.

- Janikowski S.K., Stenberg V.I. Thermal analysis of coals using differential scanning calorimetry and thermogravimetry // Fuel. – 1989. – Vol. 68, №1. – P. 95.

- Ma S., Hill J.O., Heng S.A. A kinetic analysis of the pyrolysis of some australian coals by non-isothermal thermogravimetry // J. Therm. Anal. – 1991. – Vol. 37, №6. – P. 1161-1177.

- Букварева О.Ф., Бухаркина Т.В. Кинетика и термохимия процессов термодеструкции углеродсодержащих веществ. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2001. – 27 с.

- Папков В.С., Слонимский Г.Л. Микротермогравиметрический анализ термодеструкции полимеров // Высокомолекулярные соединения. – 1966. – Т. 8, №1. – С. 80-87.

- Акегян Т.А. Основы теории ошибок. – М.: Наука, 1972. – 170 с.

- Гордон А., Форд Р. Спутник химика. – М.: Наука, 1976. – 541 с.

- ГОСТ 10538-87. Топливо твердое. Методы определения химического состава золы (с изменением №1). – Введ. 1988-01-01. – M.: ИПК Издательство стандартов, 2003. – 21 c.

- Гаврилова Н.Н., Назаров В.В. Анализ пористой структуры на основе адсорбционных данных: учеб. пос. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. – 132 с.

- Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость / пер. с англ. – Изд. 2-е. – М.: Мир, 1984. – 306 с.

- Лифанов Е.В., Ким Е.Х., Торопова А.В. и др. Влияние металлов первого переходного ряда на физико-химические свойства Co-γ-Al2O3 катализаторов синтеза Фишера-Тропша // Химическая кинетика и катализ. – 2004. – Т. 78, №10. – С. 1789-1793.

- Seleznev A.S., Petrov L.A., Kononenko V.I. et al. Temperature-programmed reduction of cobalt containing catalysts of the Fischer-Tropsch synthesis based on ultrafine aluminum powders alloyed with rare earth metals // Russian Chemical Bulletin, International Edition. – 2009. – Vol. 58, №6. – P. 1315-1317.

- Feng Ch., Valerie D., Martyn V.T. Temperature-programmed reduction of nickel steam reforming catalyst with glucose // Applied Catalysis A: General. – 2016. – Vol. 527. – P. 1-8.

- Richardson J.T., Turk B., Twigg M.V. Reduction of model steam reforming catalysts: effect of oxide additives // Applied Catalysis A: General. – 1996. – Vol. 148, Issue 1. – P. 97-112.

- Richardson J.T., Lei M., Turk B. et al. Reduction of model steam reforming catalysts: NiO/α-Al2O3 // Applied Catalysis A: General. – 1994. – Vol. 110, Issue 2. – P. 217-237.

- Richardson J.T., Scates R.M., Twigg M.V. X-ray diffraction study of the hydrogen reduction of NiO/α-Al2O3 steam reforming catalysts // Applied Catalysis A: General. – 2004. – Vol. 267, Issue 1-2. – P. 35-46.

- Syed-Hassan S.S.A., Chun-Zhu L. NiO reduction with hydrogen and light hydrocarbons: Contrast between SiO2-supported and unsupported NiO nanoparticles // Applied Catalysis A: General. – 2011. – Vol. 398, Issue 1-2. – P. 187-194.

- Jones A., McNicol B.D. Temperature-programmed Reduction for Solid Materials Characterization. – NY.: M. Dekker, 1986. – 199 p.

- Сокольский Д.В., Друзь В.А. Введение в теорию гетерогенного катализа. – М.: Высшая школа, 1981. – 215 с.

- Fonseca M.G., Simoni J.A., Airoldi C. Some thermodynamic data about amino chrysotile derivatives with nickel and cobalt cation interactions in aqueous solution // Тhermochimica acta. – 2001. – Vol. 369. – P. 17-24.

- Fonseca M.G., Airoldi C. Thermodynamics data of interaction of copper nitrate with native and modified chrysotile fibers in aqueous solution // Journal of colloid and interface science. – 2001. – Vol. 240. – P. 229-236.

- Пунтусевичус Е.А., Байкенов М.И., Айтбекова Д.Е. и др. Импрегнирование асбеста солями никеля и кобальта // Ресурсосберегающие и экологобезопасные процессы в химии и химической технологии: тез. докл. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. – Пермь: ПГНИУ, 2021. – С. 65.

- Малышев В.П. Вероятностно-детерминированное планирование эксперимента. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 116 с.

- Малышев В.П. Математическое планирование металлургического и химического эксперимента. – Алма-Ата: Наука, 1977. – 37 с.

- Сиськов В.И. Корреляционный анализ в экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1975. – 168 с.

- Беляев С.В., Малышев В.П. Пути развития вероятностно-детерминированного планирования эксперимента // Комплексная переработка минерального сырья Казахстана: состояние, проблемы, решения: сб. тр. – Алматы, 2008. – Т. 9. – С. 599-633.

- Gyulmaliev A.M., Popova V.P., Romantsova I.I. et al. Calculation of thermodynamic function of coal liquids // Fuel. – 1992. – Vol. 71, №11. –                                                                                                              P. 1329-1333.

- Сталл Д., Вестрам Э., Зинке Г. Химическая термодинамика органических соединений. – М.: Мир, 1971. – 807 с.

- Yarkova T.A., Gyul’maliev A.M. Method for the Determination of the Average Structural Characteristics of Different Organic Substances // Solid Fuel Chemistry. – 2018. – Vol. 52, №2. – P. 73-77.

- Kadiev Kh.M., Gyul’maliev A.M., Kubrin N.A. An Additive Method for Calculating the Thermodynamic Functions of Heavy Feedstock // Petroleum Chemistry. – 2016. – Vol. 56, №9. – P. 805-811.

- Aitbekova D.E., Baikenov M.I., Balpanova N.Zh. et al. Determination of the Thermodynamic Functions of a Fraction of Primary Coal Tar by an Additive Method // Solid Fuel Chemistry. – 2021. – Vol. 55, №3. – Р. 171-176.

- Айтбекова Д.Е., Гюльмалиев А.М., Түсіпхан А. және т.б. Біріншілік таскөмір шайыры фракциясының термодинамикалық функцияларын аддитивті әдіспен анықтау // Заманауи қазақстандық контекстегі әл-Фараби: Әбу Насыр әл-Фарабидiң 1150-жылдығына: арнал. халық. ғыл.-тәжiр. конф. матер. – Қарағанды: Қарағанды мемлекеттік университеті, 2020. – Б. 158-161.

- Ibrahim M.M., Seehra M.S., Kegh R.A. Comparison of the liquefaction yields of coals with their composition, free radical density and thermal parameters // Fuel Process. Technol. – 1990. – Vol. 25, №3. – P. 215-226.

- Стрижаков Д.А., Юсевич А.И., Юрачка В.В. и др. Кинетика термолиза смеси гудрона и сосновых опилок // Нефтехимия. – 2016. – Т. 56, №5. – С. 475-482.

- Лырщиков С.Ю., Стрижак П.А., Шевырев С.А. Определение термокинетических параметров разложения углей и отходов их переработки по результатам термогравиметрии // Кокс и химия. – 2016. – №7. – С. 31-38.

- Aitbekova D.E., Rustem A.E., Baikenov M.I. et al. Determination of thermo-kinetic parameters of decomposition of heavy oil // Proceed. of the 8th internat. sympos. on Specialty Polymers. – Karaganda: Buketov KarSU, 2019. – P. 97.

- Айтбекова Д.Е., Балпанова Н.Ж., Тусипхан А. Определение термокинетических параметров разложения высоковязкой нефти // Химия и химическая технология в ХХІ веке: матер. 21-й междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л.П. Кулева и Н.М. Кижнера, посв. 110-летию А.Г. Стромберга. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2020. – С. 337-338.

- Yedrissov A.T., Aitbekova D.E., Tusipkhan A., Tateyeva A.B., Baikenova G.G., Baikenov M.I., Kaikenov D.A. TGA-Based Thermokinetics of High-Viscosity Oil Decomposition in the Presence of Nanocatalysts, Catalytic Additives, and Polymers // Petroleum Chemistry. – 2021. – Vol. 61, №4. –               P. 431-437.

- Малолетнев А.С., Кричко А.А., Гаркуша А.А. Получение синтетического жидкого топлива гидрогенизацией угля. – М.: Недра, 1992. – 128 с.

- Лыгина Е.С., Дмитрук А.Ф., Галушко Л.Я. и др. Особенности изучения термодеструкции твердых и жидких органических углеродсодержащих продуктов методом термогравиметрии // Химия твердого топлива. – 2009. – №3. – С. 58-74.

- Скрипченко Г.Б., Секриеру В.И., Смуткина З.С. Термическая деструкция модифицированных бурых углей // Проблемы катализа в углехимии: сб. – Киев: Наукова думка, 1992. – С. 159-169.

- Balpanova N.Zh., Baikenov M.I., Gyulmaliev A.M. et al. Thermokinetic parameters of the primary coal tars destruction in the presence of catalysts and polymeric materials // Bulletin of University of Karaganda. Series «Chemistry». – 2021. – Vol. 2(102). – P. 86-95.

- Aitbekova D.E., Su X., Ma F.Y., Tusipkhan A., M.I. Baikenov. Effect of catalytic systems on the hydrogenation of phenanthrene // Bulletin of University of Karaganda. Series «Chemistry». – 2019. – Vol. 4(96). – P. 77-82.

- Айтбекова Д.Е., Түсіпхан А., Балпанова Н.Ж. және т.б. Фенантрен гидрогенизациясы үрдісіне жаңа каталитикалық жүйелердің әсері // Инновации в области естественных наук как основа экспортоориентированной индустриализации Казахстана: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Алматы: РГП «НЦ КПМС РК», 2019. – С. 431-435.

- Li Y., Ma F., Su X., Sun C, Liu J, Sun Z., Hou Y. Synthesis and catalysis of oleic acid-coated Fe3O4 nanocrystals for direct coal liquefaction // Catalysis Communications. – 2012. – №26. – P. 231-234.

- Yuanzhe P., Jaeyun K., Hyon B.N., Dokyoon K., Ji S.B., Mi K.K., Jung H.L., Mohammadreza Sh., Taeghwan H. Wrap-bake-peel process for nanostructural transformation from β-FeOOH nanorods to biocompatible iron oxide nanocapsules // Nature materials. – 2008. – №7. – P. 242-247.

- Gudun K.A., Baikenov M.I., Ma F. Hydrogenation of a model mixture of anthracene with benzothiophene // Solid Fuel Chemistry. – 2010. – Vol. 44, №6. – P. 419-422.

- Gudun K.A., Baikenov M.I., Ma Feng-yun. Hydrogenation of antracene, benzothiophene and biphenyl model blend // Education and Science without borders. – 2011.  Vol. 2, №4. – Р. 120-122.

- Ма Ф.Ю., Байкенов М.И., Гудун К.А. Каталитическая гидрогенизация четырехкомпонентной модельной системы полиароматических углеводородов // Вестник Карагандинского университета. – 2012.  №1. – С. 51-55.

- Baikenov M.I., Meiramov M.G., Khalikova Z.S. et al. Catalytic Hydrogenation of Anthracene in Ethanol // Solid Fuel Chemistry. – 2016. – Vol. 50, №4. – P. 256-259.

- Кадиев Х.М., Окнина Н.В., Гюльмалиев А.М. и др. К вопросу о механизме и закономерностях гидроконверсии органической массы нефтешламов в присутствии наноразмерных катализаторов // Нефтехимия. – 2015. – Т. 55, №5. – С. 418-425.

- Gyul’maliev A.M., Maloletnev A.S., Magomadov E.E. et al. Donor Capacity of Hydroaromatic Compounds // Solid Fuel Chemistry. – 2012. – Vol. 46, №4. – P. 205-211.

- Aitbekova D.E., Ma F.Y., Meiramov M.G. et al.. Catalytic Hydrogenation of a Model Mixture of Anthracene and Phenanthrene // Solid Fuel Chemistry. – 2019. – Vol. 53, №4. – Р. 230-238.

- Aitbekova D., Baikenov M., Ma F.Y. et al. The use of nanocatalytic systems for hydrogenation of polyaromatic hydrocarbons // Proceed. 7th Internat. conf. on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems. – Almaty, 2019. – P. 95.

- Айтбекова Д.Е., Рустем А.Е., Сейтжан Р.С. Полициклды көмірсутектер қоспасының каталитикалық гидрогенизациясы // Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time: mater. of the 4th internat. scient.-pract. conf. – Sapporo: Regional Academy of Management, 2019. – P. 143-149.

- Baikenov M.I., Aitbekova D.E., Balpanova N.Zh. et al. Hydrogenation of polyaromatic compounds over NiCo/chrysotile catalyst // Bulletin of University of Karaganda. – 2021. – Vol. 3(103). – P. 74-82.

- Lei Zh., Wenqian F., Quanyong Y. et al. Effect of citric acid addition on the morphology and activity of Ni2P supported on mesoporous zeolite ZSM-5 for the hydrogenation of 4,6-DMDBT and phenanthrene // Journal of Catalysis. – 2017. – Vol. 345. – P. 295-307.

- Wang R., Smith K.J. Hydrodesulfurization of 4,6-dimethyldibenzothiophene over high surface area metal phosphides // Appl. Catal. A Gen. – 2009. – Vol. 361. – P. 18-25.

- Wang R., Smith K.J. The effect of preparation conditions on the properties of high-surface area Ni2P catalysts // Appl. Catal. A Gen. – 2010. – Vol. 380. – P. 149-164.

- Takahashi R., Sato S., Sodesawa T., Suzuki M., Ichikuni N. Ni/SiO2 prepared by sol-gel process using citric acid // Micropor. Mesopor. Mater. – 2003. – Vol. 66. – P. 197-208.

- Шубина Е.Г., Филимонов Н.С., Шафигулин Р.В. и др. Влияние размера наночастиц никеля на гидрирование бензола // Нефтехимия. – 2017. – Т. 57, №3. – С. 299-303.

- Кудайбергенова Ж.Г., Айтбекова Д.Е., Тусипхан А. и др. Гидрогенизация фенантрена в пристутсвии катализатора NiCo/хризотил // Химия и химическая технология в ХХІ веке: матер. 22-й междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л.П. Кулева и Н.М. Кижнера, посв. 125-летию со дня основания Томского политехнического университета. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2021. – С. 57-58.

- Gudun K., Baikenov M., Ahmetkarimova Zh. et al. Catalytic hydrogenation of anthracene–benzothiophene model blend in the presence donor of hydrogen // Journal of International Scientific Publication: Materials, Methods & Technologies. – 2012. – Vol. 6, Part 1. – P. 314-320.

- Akhmetkarimova Zh.S., Baikenov M.I., Meiramov M.G. et al. Cleanings hale oil from phenol // Химический журнал Казахстана. – 2015. – №3. –                                                                                          С. 202-206.

- Малышев В.П., Шкодин В.Г. Равновесный-кинетический анализ химических процессов. – Алма-Ата: Гылым, 1990. – 112 с.

- Байкенов М.И., Байкенова Г.Г., Исабаев А.С. и др. Влияние новых каталитических систем на процесс гидрогенизации антрацена // Химия твердого топлива. – 2015. – №3. – С. 22-28.

- Шахтахтинский Т.Н., Бахманов М.Ф. Методы оптимизации процессов химической технологии с программами для ЭВМ. – Баку: Элм, 1985. – 260 с.

- Протодьяконов М.М., Тедер Р.И. Методика рационального планирования эксперимента. – М.: Наука, 1970. – 73 с.

- Калечиц И.В. Химия гидрогенизационных процессов в переработке топлив. – М.: Химия, 1973. – 336 с.

- Кадиев Х.М., Гюльмалиев А.М., Кубрин Н.А. и др. Экспресс-метод расчета энтальпии процесса гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья // Нефтехимия. – 2016. – Т. 56, №5. – С. 469-474.

- Методы расчета теплофизических свойств газов и жидкостей / под ред. В.В, Федоров и др. – М.: Химия, 1974. – 248 с.

- Введенский А.А. Термодинамические расчеты процессов топливной промышленности. – Л.: Государст. науч.-техн. изд.-во нефтяной и горно-топливной литературы Ленинградское отделение, 1949. – 491 с.

- Ермагамбет Б.Т., Касенов Б.К., Казанкапова М.К. и др. Электрофизические свойства и теплоемкость пористо-углеродного материала из угля Майкубенского бассейна // Химия твердого топлива. – 2020. – №3. – С. 61-67.

- Ермагамбет Б.Т., Касенов Б.К., Нургалиев Н.У. и др. Технологии глубокой переработки углей Казахстана: монография. – Дюссельдорф, 2017. − 158 с.

- Касенов Б.К., Ермагамбет Б.Т., Касенова Ш.Б. и др. Теплоемкость углей Майкубенского, Сары-Адырского и Кендырлыкского месторождений Казахстана // Химия твердого топлива. – 2015. – №6. – С. 6-11.

ҚОСЫМША А

БТКШ жеңіл және орта фракцияларының хроматограммалары

Сурет А.1 – Біріншілік таскөмір шайырының 200°С-на дейінгі фракциясының хроматограммасы

Сурет А.2 – Біріншілік таскөмір шайырының 200-300°С аралығындағы фракциясының хроматограммасы

ҚОСЫМША Ә

Микросфера негізіндегі нанокатализаторлардың қатысында жүргізілген модельдік қоспа гидрогенизациясы өнімдерінің хроматограммалары

Сурет Ә.1 – NiО/микросфера нанокатализаторының қатысында жүргізілген модельдік (антрацен және фенантрен) қоспа гидрогенизациясы өнімінің хроматограммасы

Сурет Ә.2 – СоО/микросфера нанокатализаторының қатысында жүргізілген модельдік (антрацен және фенантрен) қоспа гидрогенизациясы өнімінің хроматограммасы

ҚОСЫМША Б

Модельдік қосылыстардың катализдік гидрогенизациясы өнімдерінің хроматограммалары

Сурет Б.1 – NiСо/хризотил нанокатализаторының қатысында жүргізілген антрацен гидрогенизациясы өнімінің хроматограммасы

Сурет Б.2 – NiСо/хризотил нанокатализаторының қатысында жүргізілген фенантрен гидрогенизациясы өнімінің хроматограммасы

Сурет Б.3 – NiСо/хризотил-5% нанокатализаторының қатысында жүргізілген бензотиофеннің гидрогенизациясы өнімінің хроматограммасы

Сурет Б.4 – NiСо/хризотил-5% нанокатализаторының қатысында жүргізілген бензофуранның гидрогенизациясы өнімінің хроматограммасы

ҚОСЫМША В

БТКШ гидрогенизатының жеңіл және орта фракцияларының хроматограммалары

Сурет В.1 – БТКШ гидрогенизатының 200°С-на дейінгі фракциясының хроматограммасы (катализатор NiСо/хризотил-5%)

Сурет В.2 – БТКШ гидрогенизатының 200°С-300°С аралығындағы фракциясының хроматограммасы (катализатор NiСо/хризотил-5%)

ҚОСЫМША Г

БТКШ гидрогенизациясын сынау актісі