Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

УДК 537.622.4.                                                                             На правах рукописи

АЛИН МАХАМБЕТ БАУЫРЖАНУЛЫ

Исследование радиационной стойкости керамик на основе оксида циркония для ядерной энергетики

6D060500 – Ядерная физика

Диссертация на соискание

степени доктора философии (PhD)

Научный консультант

PhD,

доцент

А.Л. Козловский

Зарубежный консультант

доктор физико-математических наук,

профессор

В.В. Углов

Республика Казахстан

Астана, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ........................................................ | 5 |
| ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................... | 6 |
| 1 СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В ZrO2 КЕРАМИКАХ............................................... | 14 |
| 1.1 ZrO2 керамики – перспективный материал для промышленного применения....................................................................................................... | 14 |
| 1.2 Полиморфные превращения в ZrO2 керамиках, вызванные радиационным воздействием.......................................................................... | 21 |
| 1.3 Постановка цели и задачи диссертационного исследования................. | 30 |
| Выводы по первому разделу........................................................................... | 33 |
| 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ................................. | 34 |
| 2.1 Характеризация исходного образца......................................................... | 34 |
| 2.2 Моделирование радиационных повреждений и облучение образцов............................................................................................................ | 35 |
| 2.3 Определение полиморфных превращений и изменения структурных параметров........................................................................................................ | 39 |
| 2.4 Определение теплофизических и прочностных параметров керамик............................................................................................................. | 40 |
| 2.5 Определение оптических свойств и оптической плотности керамик в зависимости от флюенса облучения.............................................................. | 41 |
| Выводы по второму разделу.......................................................................... | 42 |
| 3 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ZrO2 КЕРАМИКАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ОБЛУЧЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ, СРАВНИМЫХ С ОСКОЛКАМИ ДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА............................................................................... | 43 |
| 3.1 Изучение процессов полиморфных трансформаций и анизотропного искажения кристаллической структуры........................................................ | 43 |
| 3.2 Изучение устойчивости прочностных свойств ZrO2 керамик в зависимости от флюенса облучения.............................................................. | 52 |
| 3.3 Изучение влияния накопления радиационных повреждений на теплофизические свойства ZrO2 керамик...................................................... | 56 |
| 3.4 Определение влияние термического отжига и эффекта локального разогрева на процессы полиморфных фазовых трансформаций в ZrO2 керамиках.......................................................................................................... | 58 |
| Выводы по третьему разделу......................................................................... | 62 |
| 4 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ТИПА t-ZrO2 → c-ZrO2 В КЕРАМИКАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ Xe22+........... | 63 |
| 4.1 Полиморфные превращения в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами Xe22+................................................................................... | 63 |
| 4.2 Исследование изменения оптических свойств ZrO2 керамик в зависимости от энергии налетающих ионов................................................ | 73 |
| Выводы по четвертому разделу...................................................................... | 83 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................. | 84 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................ | 87 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСО РК 5.04.034-2011. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Послевузовское образование. Докторантура. Основные положения (изменения от 23 августа 2012 г. No1080). Правила присуждения ученых степеней от 31 марта 2011 года, No127.

ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственные стандарты: (изменения от 2006 г.).

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ZrO2 | – диоксид циркония |
| --- | --- |
| сна | – смещение на атом |
| УФ | – спектроскопия – ультрафиолетовая спектроскопия |
| AlN | – нитрид алюминия |
| BeO | – оксид бериллия |
| SiC | – карбид кремния |
| CeO2 | – диоксид церия |
| CaO | – оксид кальция |
| MgO | – оксид магния |
| Y2O3 | – оксид иттрия |
| ТОТЭ | – твердооксидный топливный элемент |

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы. Диссертационное исследование посвящено изучению механизмов радиационных повреждений при облучении тяжелыми ионами с энергиями 150-230 МэВ и связанных с их накоплением изменений структурных, прочностных, оптических и теплофизических параметров в приповерхностном слое керамик на основе диоксида циркония (ZrO2), приводящих к полиморфным превращениям. Интерес к данному направлению исследований обусловлен в первую очередь возможностью получения новых данных о процессах и механизмах, приводящих к полиморфным превращениям в ZrO2 керамиках, сопровождающихся деструктивным изменением объема и плотности материала, что может негативно сказаться на прочностных и теплофизических параметрах керамиках, имеющих большие перспективы не только в качестве основы для твердооксидных топливных элементов, но и конструкционных материалах ядерных реакторов нового поколения.

На сегодняшний день оксидные диэлектрические керамики или наноструктурные оксидные керамики являются одними из перспективных классов материалов для широкого спектра применения их в практическом применении. Интерес к ним обусловлен их физико-химическими свойствами, а также высокими показателями устойчивости к внешним воздействиям, а также различным модификациям, которые открывают широкие перспективы для применения их в различных отраслях промышленности, включая энергетику. При этом отдельное внимание среди исследователей уделяется изучению как способов получения оксидных керамик, так и изучения влияния на них внешних воздействий, коррозионных процессов, а также радиационных повреждений.

Проблема полиморфных превращений или фазовых трансформаций в ZrO2 известна достаточно давно и при этом является одним из сдерживающих факторов использования данного типа керамик в условиях эксплуатации способных инициировать данные процессы [1-3]. Как правило, механизмы полиморфных превращений в диоксиде циркония происходят в результате механических воздействий большой нагрузки, термического нагрева или радиационных повреждений, вызванных облучением или процессами ядерных или трансмутационных реакций [4, 5]. При этом данный эффект в большинстве случаев имеет необратимый характер, что следует учитывать при проектировании энергетических установок с использованием данного типа керамик в качестве конструкционных материалов. Сами процессы полиморфных превращений представляют собой изменения, связанные с перестройкой кристаллической решетки, а также фазовыми трансформациями, которые в свою очередь могут оказать влияние, как на прочностные, так и теплофизические параметры керамик [6-8].

В случае же керамических материалов, обладающих в большинстве случаев диэлектрической природой, подобные структурные изменения могут серьезно повлиять на характеристики керамик, при этом характер данных изменений может привести к необратимым последствиям и ухудшению свойств [9, 10]. Однако, в ряде случаев, было установлено, что процессы полиморфных превращений в ZrO2 керамиках, возникающие в результате накопления радиационных повреждений, могут привести к снижению скорости деградации приповерхностного слоя при длительном облучении, вызывающих накопительный эффект радиационных дефектов [11-13]. Подобные изменения могут быть связаны с формированием межзеренных или межфазных границ, а также изменением плотности при структурной перестройке и последующим формированием упрочняющего слоя.

Также немаловажным вопросом в процессах полиморфных трансформаций в ZrO2 керамиках при длительном радиационном воздействии является понимание природы механизмов, вызывающих данные изменения, а также дозовых зависимостей [14, 15]. Причем, если в случае полиморфных трансформаций, вызванных механическим воздействием или термическим нагревом, сами процессы достаточно хорошо объяснены и подтверждены, то в случае подобных трансформаций вызванных облучением точная природа до конца не объяснена. Отсутствие единого понимания и объяснения данных трансформаций при радиационном воздействии обусловлено сложностями при интерпретации данных изменений, а также совокупностью эффектов и термического нагрева локальных областей, и деформационных искажений, возникающих при взаимодействии налетающих ионов с веществом. Двойственная природа взаимодействия налетающих ионов со структурой керамики, также в силу диэлектрических свойств керамик, может сопровождаться формированием областей с сильно деформированной кристаллической структурой, а также образованием анизотропии распределения электронной плотности [16, 17]. При этом, формирование подобных метастабильных областей разупорядочения, согласно общепринятым теориям радиационных повреждений, происходит за счет упругих и неупругих взаимодействий налетающих ионов с последующей трансформацией переданной кинетической энергии в тепловую за малые временные промежутки (менее 10-11 сек), что приводит к быстрому разогреву локально поврежденных областей [18-20]. Температура данных локальных областей может варьироваться от нескольких сотен до тысяч градусов, а время жизни данных областей достаточно мало, однако изменения вызываемые данными областями могут оказаться весьма существенными, что в случае ряда керамик, согласно литературным данным может привести к образованию аморфных включений или областей структурного разупорядочения в виде прерывистых латентных треков [21-23].

Актуальность работы.

Подводя итог вышесказанному можно заключить, что изучение механизмов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках, а также их влияния на изменение свойств материала и понимания природы процессов, связанных с ними весьма интересны и перспективны не только с фундаментальной точки зрения, но и практической значимости.

Фундаментальный аспект данных исследований заключается в получении новых знаний о природе и механизмах данных превращений, связанных с воздействием ионизирующего излучения, которые в дальнейшем будут использованы в расширении общей теории радиационно-индуцированных повреждений в керамиках и изоляторах. Практическая значимость подобных исследований заключается в определении критических доз радиационно-индуцированных повреждений, способных привести к частичной или полной фазовой полиморфной трансформации, а также установлении зависимости изменения прочностных, оптических или теплофизических характеристик керамик от степени полиморфных превращений и вызванных ими структурных изменений. Данные результаты в дальнейшем будут весьма полезны при определении эффективности использования данных керамик в качестве конструкционных материалов для ядерной энергетики [24, 25].

Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования заключается в детальном изучении процессов накопления радиационных повреждений при облучении тяжелыми ионами, а также оценки кинетики структурных, прочностных, оптических и теплофизических параметров керамик в результате полиморфных превращений. Отдельное внимание в исследовании уделено описанию механизмов влияющих на инициализацию процессов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках, а также определению влияния температурного и деформационного факторов на данные превращения, вызванные облучением.

Цель диссертационной работы заключается в изучении механизмов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами, а также вызванными ими структурными, прочностными и теплофизическими изменениями в поврежденном приповерхностном слое.

Задачи диссертационного исследования:

1. Изучение процессов дефектообразования в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами Kr15+, а также влияния вариации флюенса облучения на накопление радиационных повреждений в приповерхностном слое керамик.

2. Определение влияния деформационных и тепловых факторов на процессы полиморфных превращений в ZrO2 керамиках при облучении.

3. Определение влияния вариации энергии налетающих ионов и флюенса облучения на процессы полиморфных превращений и изменение прочностных свойств ZrO2 керамик.

4. Исследование влияние облучения тяжелыми ионами Xe22+ с энергиями 165-230 МэВ на изменение оптических свойств ZrO2 керамик и определение механизмов влияния полиморфных превращений на изменение оптической плотности керамик.

В качестве объектов для диссертационного исследования были выбраны поликристаллические керамики на основе диоксида циркония, полученные методом спекания при высоком давлении. Выбор объектов исследования обусловлен их перспективностью применения в качестве конструкционных материалов первой стенки ядерных реакторов нового поколения, а также стенок твэлов ядерного топлива. Столь обширное применение обусловлено высокой температурой плавления диоксида циркония (2715°С), высокой устойчивостью к механическим воздействиям и хорошими теплофизическими параметрами и изоляционными свойствами. Образцы для исследования были производствены компанией Dongguan Mingrui Ceramic Tech. Co. Ltd. Плотность керамик, согласно паспорту производителя составляет 5,66 г/см³. В исходном состоянии фазовый состав керамик представляет смесь двух фаз: доминирующую тетрагональную фазу и примесную кубическую, содержание которой не превышает 20%.

Предмет исследования. Изучение влияния накопления радиационных повреждений в приповерхностном слое в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами Kr15+ и Xe22+, с последующей инициализацией процессов полиморфных превращений и связанных с ними структурных и прочностных изменений. Установление взаимосвязи между накоплением радиационных повреждений и процессами полиморфных превращений.

Методы исследования. В качестве основных методов исследований были использованы методы рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа для определения механизмов полиморфных превращений, и связанных с ними изменениями структурных параметров и деформационных искажений. Оптические свойства керамик в зависимости от накопления радиационных повреждений были изучены с применением метода УФ-спектроскопии. Определение теплофизических параметров и их изменения было выполнено с применением метода измерения продольного теплового потока в диапазоне температур от 25 до 700°С, на основании изменений которого был рассчитан коэффициент теплопроводности. Прочностные свойства были измерены с применением методов индентирования и однократного сжатия с целью определения трещиностойкости и твердости приповерхностного слоя.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Установлено, что основную роль в механизмах полиморфных превращениях типа t-ZrO2 → c-ZrO2 в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами играют деформационные искажения, связанные с накоплением радиационных повреждений при перекрытии локальных дефектных областей в поврежденном слое.

2. Установлено, что полные полиморфные превращения в ZrO2 керамиках типа t-ZrO2 → c-ZrO2 происходят в случае, когда энергия налетающих ионов Хе22+ превышает 200 МэВ. В случае, когда энергия меньше данной величины в структуре облученного слоя остаются примесные включения тетрагональной фазы, содержание которых не превышает 5%.

3. При увеличении флюенса облучения тяжелыми ионами Xe22+ в структуре приповерхностного слоя в ZrO2 керамиках происходит формирование поглощающих центров в виде структурных искажений с энергией 2.4-2.45 эВ, концентрация которых увеличивается с дозой облучения.

Научная новизна исследования.

Полученные в ходе проведения исследований зависимости изменения прочностных и теплофизических свойств ZrO2 керамик от флюенса облучения и типа налетающих ионов, а также установленные механизмы влияния структурного разупорядочения и полиморфных трансформаций на снижение прочности и устойчивости к растрескиванию в дальнейшем позволят внести вклад в понимание механизмов эволюции радиационных повреждений, вызванных осколками деления ядерного топлива в приповерхностных слоях оксидных керамик, обладающих большими перспективами использования в качестве конструкционных материалов.

Представленные данные в дальнейшем позволят расширить теоретическое представление о механизмах полиморфных превращений в ZrO2 керамиках, а также дополнить теорию о влиянии различных факторов на процессы полиморфных превращений и их влияния на свойства материалов.

В дальнейшем полученные зависимости могут послужить для расширения фундаментальных знаний о динамики радиационных повреждений в ZrO2 керамиках, а также могут быть использованы в качестве основы для определения сроков эксплуатации данных керамик в качестве оптоэлектронных устройств подверженных радиационному воздействию сравнимому по энергии с осколками деления ядер урана.

Практическая значимость полученных результатов.

Результаты изменения прочностных свойств ZrO2 керамик показали, что формирование более стабильной кубической фазы при больших дозах облучения приводит к замедлению процессов снижения твердости и распухания, что в дальнейшем можно использовать при моделировании и прогнозировании устойчивости керамик к длительному воздействию радиационных повреждений.

Полученные результаты могут внести существенный вклад в понимание процессов дефектообразования и радиационной устойчивости в керамических оксидных и нитридных материалах, которые являются перспективными кандидатами для применения в современных ядерных реакторах.

Полученные результаты диссертационного исследования в дальнейшем могут быть применены при разработке конструкторской документации кандидатных материалов нового поколения ядерных реакторов, а также создания материалов инертных матриц ядерного топлива.

Личный вклад соискателя. Личный вклад соискателя заключается в проведении экспериментальных работ, анализе и обработке полученных данных экспериментов, связанных с изучением кинетики радиационных повреждений и установлении механизмов полиморфных превращений с применением методов рентгеновской дифракции, методов индентирования, а также моделировании и определении теоретических значений величин радиационных повреждений в керамиках с применением программных кодов. Работы, связанные с облучением образцов были выполнены на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60 в Астанинском филиале Института ядерной физики МЭ РК (Астана) совместно с сотрудниками Лаборатории физики твердого тела. Характеризация образцов с применением различных методов анализа была выполнена на базе Лаборатории инженерного профиля Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Подготовка научных публикаций по результатам проведенных исследований, формулирование основных выводов и положений выносимых на защиту была выполнена соискателем совместно с научными консультантами.

Связь работы с научно-исследовательскими программами:

Диссертационное исследование было выполнено в рамках следующих научно-исследовательских программ и грантового финансирования:

1. Работы по изучению влияния энергии налетающих ионов на изменение свойств ZrO2 керамик были осуществлены в рамках программно-целевое финансирования BR09158499 «Развитие комплексных научных исследований в области ядерной и радиационной физики на базе казахстанских ускорительных комплексов» Министерства энергетики Республики Казахстан. Срок реализации 2020-2022 гг.

2. Работы связанные с изучением кинетики радиационных повреждений и последующих полиморфных превращений, а также их влияния на теплофизические параметры были выполнены в рамках грантового финансирования МНВО РК по гранту AP14871119 «Исследование радиационно-индуцированных полиморфных превращений в ZrO2 – керамиках, перспективных материалов для инертных матриц ядерного топлива» (2022-2024).

Достоверность полученных результатов.

Воспроизводимость всех экспериментальных данных, полученных в при выполнении диссертационного исследования была подтверждена сериями параллельных экспериментов, а также жестким соблюдением условий экспериментов связанных с моделированием радиационных повреждений и касающихся токовыми значениями плотности потока ионов, контроле доз облучения.

Достоверность полученных данных была подтверждена использованием сертифицированного современного аналитического оборудования, которое будет задействовано для реализации поставленных целей и задач проекта. Для недопущения человеческого фактора или системной ошибки все измерения были проведены в несколько параллелей. Для всех экспериментально полученных величин были определены величины погрешностей измерений и стандартного отклонения.

Апробация результатов работы.

Основные результаты диссертационного исследования с целью его апробации были представлены на следующих международных и республиканский конференциях: XVI Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Ǵylym Jáne Bilim - 2021» (Астана, 2021), 50-й международной Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 2021), 1-й международной научной школе-конференции «Атом. Наука. Технологии» (Алматы, 2021), XVII Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Ǵylym Jáne Bilim - 2021» (Астана, 2021),

Публикации по теме диссертационного исследования.

Основные результаты проведенных исследований были опубликованы в 4 статьях, из них 3 статьи в высокорейтинговых научных изданиях, индексирующихся в базах данных Web of Science Core Collection и Scopus, 1 статья в издании рекомендованном КОКСНВО МНВО РК, 4 тезисов докладов в сборниках республиканских и международных конференциях. Ниже приведен перечень статей, индексируемых в научных изданиях, входящих в базы данных Web of Science Core Collection и Scopus с указанием их наукометрических показателей.

1. Study of the mechanisms of the t-ZrO2→ c-ZrO2 type polymorphic transformations in ceramics as a result of irradiation with heavy Xe22+ ions //Solid State Sciences. – 2022. – Vol. 123. – P. 106791. (IF=3.752, Q2 - PHYSICS, CONDENSED MATTER, CiteScore =5.2, Процентиль 72%)

2. Effect of irradiation with heavy Xe22+ ions with energies of 165–230 MeV on change in optical characteristics of ZrO2 ceramic //Optical Materials. – 2021. – Vol. 120. – P. 111479. (IF=3.754, Q2 - OPTICS ,CiteScore =5.2, Процентиль 72%)

3. Comprehensive study of changes in the optical, structural and strength properties of ZrO2 ceramics as a result of phase transformations caused by irradiation with heavy ions //Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2021. – Vol. 32. – №13. – P. 17810-17821. (IF=2.779, Q2 - PHYSICS, APPLIED, CiteScore=4.2, Процентиль 66%)

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 96 машинописных страниц текста, включающих в себя 49 рисунков, 3 таблиц, а также 126 литературных источников, отражающих использование литературных и экспериментальных данных, полученных в ходе исследования.

Структура диссертации включает в себя Введение, четыре основных раздела, Заключение и Список Литературы. Каждый раздел диссертации заканчивается краткими итогами, а в Заключении представлены основные результаты и выводы проведенных экспериментальных работ.

Во Введении приведены краткие сведения об актуальности данного исследования, причинах выбора в качестве объектов исследования ZrO2 керамик, а также сформулирована цель и задачи исследования, отражены основные положения, выносимые на защиту, представлено описание научной и практической значимости диссертации.

В Первом разделе приводятся краткие сведения о свойствах ZrO2 керамик, областях их применимости, а также дается описание наиболее значимых работ, связанных с изучением механизмов полиморфных превращений в ZrO2 керамик в результате внешних воздействий.

Второй раздел диссертации отражает описание используемых методов для характеризации и изучению свойств выбранных объектов исследования в виде поликристаллических ZrO2 керамик. В разделе также приведены результаты оценки ионизационных потерь налетающих ионов, а также дано краткое обоснование причин выбора данных типов ионов для облучения.

Третий раздел посвящен изучению механизмов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами Kr15+ с энергией 150 МэВ и флюенсами 1011-1016 ион/см2, а также определению характера структурных искажений в случае трансформаций типа t-ZrO2 → c-ZrO2 и связанных с ними анизотропных деформаций. В ходе проведенных исследований получены зависимости изменения прочностных и теплофизических свойств ZrO2 керамик от флюенса облучения, установлены механизмы влияния структурного разупорядочения и полиморфных трансформаций на снижение прочности и устойчивости к растрескиванию.

Четвертый раздел посвящен исследованию влияния облучения тяжелыми ионами Xe22+ с энергиями 165 МэВ, 200 МэВ и 230 МэВ на изменение структурных, прочностных и оптических свойств ZrO2 керамик. Приведены результаты оценки влияния энергии и флюенса облучения на процессы полиморфных превращений. В ходе проведенных исследований установлено, что увеличение энергии налетающих ионов приводит к ускорению процессов полиморфных превращений, что влечет за собой изменение свойств керамик, а также их оптических и прочностных характеристик.

В Заключении приведены основные результаты и итоги проведенных экспериментов, дано обобщение наблюдаемых изменений, а также механизмов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами.

1 СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В ZrO2 КЕРАМИКАХ

В данном разделе диссертационного исследования приведены краткие сведения об объекте исследования, его потенциальных областях применения, а также полиморфных превращений в диоксиде циркония и их влияния на свойства керамик. На основе литературных данных определены условия радиационного воздействия, а также изучения их влияния на изменение свойств керамик. Приведены краткие сведения ранее проведенных экспериментов по определению полиморфных превращений в керамиках, а также их влияния на изменение свойств.

1.1 ZrO2 керамики – перспективный материал для промышленного применения

Как известно в последние несколько лет активно ведутся исследования оценки применимости различных типов керамических материалов, в том числе на основе оксидов, нитридов и карбидов в качестве конструкционных материалов для ядерной или термоядерной энергетики. Интерес к подобным исследованиям обусловлен в первую очередь необходимостью повышения рабочих температур активной зоны ядерных реакторов нового поколения, а также замены классических материалов на основе сталей и сплавов на более устойчивые к радиационным повреждениям материалы [26-28]. В этой связи, наибольший интерес проявляется к керамическим материалам на основе тугоплавких соединений, обладающих повышенной устойчивостью к термическим воздействиям в виде перепадов температур, резкого нагрева, теплового расширения, а также воздействию агрессивных сред, в том числе кислот, щелочей и т.д. В таблице 1.1 представлены краткие сравнительные данные классических конструкционных материалов и керамик на основе тугоплавких материалов.

Таблица 1.1 – Сравнительные данные характеристик материалов

| Параметр | Тип материала |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сталь (легированная) | Керамики |
| Температура плавления, | 1300-1500°С | Более 2000-2500°С |
| Устойчивость к коррозии | Возможно окисление при взаимодействии с кислотами, подвержены коррозии в процессе длительного взаимодействия | Высокая |
| Теплопроводность | Высокая (10-50 Вт/(м×К)) | Низкая (2-5 Вт/(м×К)) |
| Предел прочности на растяжение | 370-600 МПа | Более 1000 МПа |

Как видно из представленных данных в таблице 1.1, по основным характеристикам керамические материалы значительно превосходят стали, в том числе легированные стали, которые являются основой конструкционных материалов в ядерной энергетики на данный момент. Однако, существенным недостатком которым обладают керамические материалы в сравнении со сталями и сплавами является достаточно низкие показатели теплопроводности и температуропроводности, значения которых примерно на порядок ниже. Такое различие можно объяснить диэлектрической природой керамик, а также ее структурными свойствами, которая приводит к снижению теплопередачи в материале, что делает существенные ограничения по повсеместной применимости керамик в ядерной энергетики. Однако, в силу своей диэлектрической природы, а также высоких изоляционных показателей ряд керамических материалов нашел практическое применение в качестве микроэлектронных подложек для изоляции и снижения эффекта разогрева [29, 30].

Также интерес к керамическим материалам в области использования их в качестве конструкционных материалов или же материалов для создания дисперсного ядерного топлива заключается в возможности использования их в условиях длительного радиационного воздействия, так как данные материалы в отличие от сталей и сплавов менее подвержены радиационному распуханию при накоплении повреждений [31, 32]. Как правило, устойчивость керамических материалов к радиационным повреждениям обусловлена их физико-химическими и структурными свойствами, которые обуславливают большую энергию связи, препятствующей разрыву кристаллических и химических связей в поврежденном материале при облучении. Среди наиболее устойчивых керамических материалов можно выделить нитрид алюминия (AlN), энергия связи в котором составляет более 40 эВ, оксид бериллия (BeO) с энергией связи более 20 эВ, карбид кремния, являющийся наиболее распространенным материалом в ядерной энергетике, диоксид циркония, являющимся одним из наиболее перспективных материалов в ядерной энергетике, благодаря высокой температуре плавления (более 2700°С).

Согласно известным данным [33, 34], ZrO2 керамика существуют в трех различных кристаллических модификациях: моноклинной (m-ZrO2), тетрагональной (t-ZrO2) и кубической (c-ZrO2), которая обладает наивысшей пространственной сингонии. При этом фазовые превращения в ZrO2, связанные с полиморфными превращениями или трансформациями, как правило, происходят в результате термического нагрева или механических воздействий. Согласно литературным данным, переход из моноклинной в тетрагональную фазу типа m-ZrO2 →t-ZrO2 происходит при температурах выше 1100°С, сопровождаясь при этом уплотнением керамики и изменением структурных параметров. При температуре выше 2300°С происходит второе полиморфное превращение типа t-ZrO2→c-ZrO2, также сопровождающееся изменением объема и плотности керамики. Подобные полиморфные превращения необходимо учитывать при использовании керамик в качестве материалов, эксплуатирующихся в условиях высоких температур, так как данные полиморфные превращения могут привести к деградации и частичному растрескиванию керамик, а деструктивное изменение объема может привести к негативным последствиям, включая охрупчивание, снижение твердости, прочности, а также уменьшению теплопроводности керамик. При этом процессы полиморфных превращений имеют обратимый характер, который свидетельствует о том, что при нагреве и последующем быстром охлаждении может произойти обратная трансформация из кубической фазы в тетрагональную, и затем в моноклинную. Подобные эффекты также играют весьма важную роль в определении условий эксплуатации циркониевых керамик [35-37].

Одним из способов защиты от полиморфных превращений ZrO2 керамик является добавление в них стабилизирующих добавок в виде оксидов магния (MgO), церия (CeO2) или иттрия (Y2O3) [38-40]. Так, к примеру, в работе [39, p. 19835-19840] показано, что допирование оксидом иттрия ZrO2 керамик приводит к снижению вклада моноклинной фазы в составе керамик, при этом уменьшение моноклинной фазы, согласно данным рентгенофазового анализа имеет явно выраженную зависимость от концентрации Y2O3 (см. данные на рисунке 1.1).

Рисунок 1.1 – Результаты рентгенофазового анализа синтезированных ZrO2 керамик в зависимости от содержания Y2O3  в составе керамик

Примечание – Составлено по данным источника [39, p. 19836]

При этом, как показано авторами данной работы добавление допанта Y2O3  приводит к увеличению устойчивости и стабилизации фазового состава керамик к циклическим термическим воздействиям, включающим в себя последовательный нагрев и охлаждение. Согласно представленным данным на рисунке 1.2, видно, что увеличение циклов испытаний на термоустойчивость в случае недопированных керамик приводит к увеличению вклада моноклинной фазы, что свидетельствует об обратимости полиморфных превращений в ZrO2 керамик, имеющих явную зависимость от температуры воздействия.

Рисунок 1.2 – Данные изменения концентрации моноклинной фазы в в ZrO2 керамиках при термоциклических испытаниях

Примечание – Составлено по данным источника [39, p. 19837]

Немаловажным фактором для ZrO2 керамик является способ их изготовления, а также рабочий диапазон температур, при которых планируется использование керамик в случае их практического применения. Выбор диапазона температур в первую очередь зависит от процессов полиморфных превращений, которые согласно литературным данным [41-45] имеют существенные различия, а также явно выраженную зависимость от типа и концентрации допанта. Так, к примеру, авторами работы [46] было показано, что добавление оксида церия (CeO2) в состав керамик при увеличении температуры спекания приводит к увеличению плотности керамик, и как следствие прочностных свойств. Результаты экспериментов показали, что формирование тетрагональной фазы ZrO2 положительно коррелирует с температурой, и происходит при температуре нагрева около 1100°C. Однако, было установлено, что с повышением температуры спекания наблюдается увеличение роста зерен, а поверхностная энергия зерна уменьшается, что приводит к колебаниям содержания тетрагональной фазы. Плотность диоксида циркония достигает 98,03% при 1300°C, а энергия активации роста составляет 27,40 кДж/моль (см. данные на рисунке 1.3). В случае добавления оксида церия не наблюдалось аномального роста зерен, при этом температура фазового перехода была снижена, что можно объяснить включением стабилизатора в виде наночастиц оксида церия.

Рисунок 1.3 – Данные изменения плотности керамик в зависимости от температуры отжига

Примечание – Составлено по данным источника [46, p. 10550]

В работе [47] показано, что добавление оксида магния (MgO) при получении керамик методом реакции горения приводит к инициазации процессов полиморфных превращений, а также увеличению стабильности керамик к термоциклическим воздействиям в течение длительного времени. Результаты стабильности были подтверждены с применением оценки рентгеновских дифрактограмм исследуемых образцов после пяти циклов испытаний. Данные представлены на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Данные рентгеновской дифракции исследуемых керамик после термоциклических испытаний

Примечание – Составлено по данным источника [47, p. 7264]

Таким образом, анализируя экспериментальные данные представленные в ряде работ [48-55], можно сделать вывод о том, что добавление различных добавок является сдерживающим фактором для процессов обратных полиморфных превращений при термоциклических испытаниях, а сами процессы полиморфных превращений в большинстве случаев связаны с термическим нагревом. При этом добавление различных добавок может оказать как положительное влияние, в виде снижения скорости роста зерен, увеличения стабильности и устойчивости к термоциклическим испытаниям, так и отрицательное влияние, заключающееся в понижении температуры полиморфных превращений, что необходимо учитывать при длительной эксплуатации в условиях больших температур [56-60].

Интерес к пониманию процессов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках при термическому воздействию и термическом шоке обусловлен в первую очередь их потенциальным применением в качестве угнепорных материалов [61-63], а также теплоизоляционных материалов за счет того, что теплопроводность диоксида циркония составляет не более 1.5-2.0 Вт/м×К, что значительно меньше чем у других типов оксидных керамик. Малая теплопроводность делает изоляционные материалы на основе ZrO2 более выгодными и экономичными [64, 65]. Высокая температура плавления диоксида циркония в сочетании с химической инертностью позволяет использовать керамики в качестве тиглей для изготовления синтетических кристаллов, при литье жаропрочных и медицинских сплавов, а также при производстве металлических порошков. Разработанные тигли из диоксида циркония способны выдерживать температуру нагрева в диапазоне от 1900 до 2300°С, при этом использование данных тиглей позволяет избежать загрязнения расплавленного вещества за счет высокой стабильности и химической инертности данных тиглей (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Пример изготовления тигля из диоксида циркония, способного работать в режимах нагрева до 2300°С

Среди достоинств диоксида циркония при использовании его для создания тиглей для выплавки является его низкая смачиваемость металлами и сплавами, что позволяет избежать образование различных настылей или прилипших частичек сплава.

Благодаря высоким показателям прочности и химической инертности, в совокупности с низким коэффициентом трения и теплового расширения ZrO2 керамики активно применяются для изготовления изделий, работающих в условиях агрессивных сред, протезировании и стоматологии, а также в ряде инженерных практических приложений. При этом в большинстве случаев, не смотря на высокую стоимость изделий из диоксида циркония, использования их в качестве различных вкладышей, втулок или запорной арматуры, позволяет значительно увеличить срок эксплуатации, а также снизить вероятность простоя рабочих установок из-за изнашивания деталей и их замены.

Также, ZrO2 керамики активно используются в качестве мелющих тел за счет малого износа в процессе перемалывания и высокой устойчивости к деградации. При этом использование мелющих тел из диоксида циркония позволяет повысить эффективность перемалывания, а также снизить время помола. Все это обусловлено высокой плотностью мелющих тел, а также высокой устойчивостью к износу, что делает мелющие тела из диоксида циркония одними из долговечных материалов (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Примеры мелющих тел из диоксида циркония

Большое внимание в последние несколько лет уделяется применению стабилизированных ZrO2 керамик в качестве различных типов функциональных керамик, в том числе в качестве сенсоров и датчиков для определения остаточного кислорода в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания [66, 67]. Большое внимание ZrO2 керамикам уделено в области альтернативной энергетики при использовании их в качестве анодных материалов для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) [68-70]. Интерес к данному направлению исследований обусловлен в первую очередь возможностями создания топливных ячеек для источников электроэнергии с большим коэффициентом полезного действия и эффективностью.

Однако в последние годы, все больше интереса к данному типу керамик проявляют специалисты из области конструкционных материалов и ядерной энергетики. Интерес к данному типу керамик обусловлен в первую очередь возможностями использования их в качестве конструкционных материалов, работающих в условиях повышенного радиационного фона и высоких температур [71-73]. Совокупность прочностных, теплофизических, изоляционных свойств делает ZrO2 керамики перспективными материалами для использования их в качестве материалов первой стенки или топливных стержней, в виду их малого термического расширения и высокой температуры плавления.

Также есть ряд исследований [74, 75], в которых данные керамики рассматриваются как перспективные материалы для создания инертных матриц дисперсного ядерного топлива, позволяющего снизить долю оружейного плутония, а также увеличить эффективность выгорания ядерного топлива.

Однако, не смотря на перспективность возможностей использования ZrO2 керамик в качестве конструкционных материалов большое внимание в последние несколько лет уделяется исследованиям, связанным с изучением процессов полиморфных превращений в результате радиационного воздействия, которое, как известно, сопровождается не только созданием локальных областей нагрева, но и деформационных искажений в поврежденном слое, накопление которых может привести к инициализации процессов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках.

1.2 Полиморфные превращения в ZrO2 керамиках, вызванные радиационным воздействием

Как известно, ZrO2 керамики обладают целым спектром физико-химических и прочностных характеристик, которые открывают широкие перспективы их применения в различных технологических решениях для микроэлектроники, ядерной энергетики, оптоэлектроники и т.д. [76-80].  Совокупность таких свойств как высокие показатели твердости, коррозионной стойкости и трещиностойкости, коэффициента теплового расширения сравнимого со сталями, а также низких значений теплопроводности позволяет использовать данный тип керамик в качестве одного из основных кандидатов – конструкционных материалов для высокотемпературных ядерных реакторов [81-84].

Стоит отметить, что диоксид циркония, обладающий ионной межатомной связью, может существовать в трех различных кристаллических модификациях – кубической, моноклинной и тетрагональной [85, 86]. При этом, возможность трансформационного перехода или полиморфного превращения из метастабильной тетрагональной фазы в более стабильные моноклинную или кубическую фазы приводит к изменению прочностных характеристик керамик. Такие полиморфные превращения могут быть инициированы в результате внешних процессов воздействия, к примеру, нагрев или же механическая деформация. При этом полиморфные превращения, как правило, сопровождаются изменением объема кристаллической решетки и плотности керамики, а также плотности дислокационных и точечных дефектов [87-90].

Особое внимание полиморфным превращениям, вызванными внешними воздействиями, в частности ионизирующего излучения, уделено в керамиках на основе ZrO2. Интерес к данному направлению исследований обусловлен в первую очередь необходимостью понимания не только процессов полиморфных превращений, связанных со структурной трансформацией и, как следствие, изменением объема и плотности керамик, но и причинами по которым данные процессы происходят в результате воздействия ионизирующего излучения.

Так, к примеру, в работе B. Schuster et.al. [91] представлены результаты полиморфных превращений типа m-ZrO2→t-ZrO2 под действием облучения тяжелыми ионами. В частности, авторами установлено, что полиморфные превращения происходят при флюенсах выше 5х1012 ион/см2, при этом если на образцы оказывалось дополнительное внешнее воздействие, полиморфные превращения протекали значительно быстрее и при меньших флюенсах. Также авторами было установлено, что уменьшение массы иона в случае внешних воздействий, в том числе приложенному давлению, приводит к тому, что полиморфные превращения протекают при меньших флюенсах.

Зависимость механизмов полиморфных превращений от величины энергетических потерь была изучена в работе [92]. В частности, установлено, что основные фазовые полиморфные превращения происходят при флюенсе выше 3х1012 ион/см2, для ионов для которых энергетические электронные потери превышают порог 12 кэВ/нм (см. данные на рисунке 1.7). При этом при более меньших флюенсах облучения основные изменения в структуре керамик подверженных облучению связаны с деформационными искажениями, которые отчетливо видны при анализе полученных дифрактограмм. При этом авторы связывают данные изменения с накоплением радиационных повреждений в приповерхностном слое, подверженному облучению. Наблюдаемые изменения и тот факт, что полиморфные превращения инициализируются при достаточно больших флюенсах облучения, а также в случае больших ионизационных потерь, свидетельствует о том, что процесс полиморфных превращений имеет выраженную зависимость не только от температуры, но и от степени деформации структуры.

Рисунок 1.7 – Данные результатов ренгтенофазового анализа образцов ZrO2 керамик облученных различными типами ионов

Примечание – Составлено по данным источника [92, p. 133]

В этом случае, механизм полиморфных превращений авторы связывают с процессами трансформации энергетических электронных потерь в тепловую энергию, приводящую к фазовым трансформациям за счет увеличения тепловых колебаний кристаллической решетки. В работе [93] было показано, что облучение ионами Ag6+ с энергией 80 МэВ приводит к возникновению анизотропных дефектов и кластерных дефектных образований. При этом установлено, что облучение при высоких температурах приводит к снижению концентрации дефектов, что авторы связывают с эффектом аннигиляции радиационных дефектов в результате отжига.

Немаловажную роль в структурных изменениях играют размерные эффекты, в частности, индуцированный радиационный рост зерен, под действием облучения. Так в работе [94] было установлено, что в керамиках на основе наноструктурированного стабилизированного диоксида циркония под действием облучения ионами Au с энергией 2 MэВ основным механизмом радиационных повреждений является рост зерен и формирование кислородных вакансий в структуре.

Стоит отметить, что в ряде работ есть различия касающиеся флюенса и энергии налетающих ионов, приводящих к процессам полиморфных превращений в керамиках. Так, к примеру, в ряде работ [95, 96] указывается, что механизмы полиморфных превращений инициируются при облучении низкоэнергетическими ионами, для которых основную роль в энергетических потерях играют ядерные потери, что приводит к большим величинам атомных смещений.

Еще одним доказательством того, что процессы полиморфных превращений происходят при больших величинам атомных смещений или накопленных радиационных повреждений является работа [83, p. 429-432], в которой авторы применяя метод просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения установили динамику полиморфных превращений в ZrO2 керамиках подверженных облучению низкоэнергетическими ионами. Результаты структурных изменений, отражающие не только изменение кристаллической структуры, но и накопленные радиационные дефекты представлены на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Результаты просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, отражающие структурные изменения в ZrO2 керамиках

Примечание – Составлено по данным источника [83, p. 433]

Динамику изменения структурных свойств, а также наличие эффекта упрочнения за счет радиационно-индуцированных полиморфных превращений в ZrO2 керамиках детально изучили авторы работы [13, p. 109917]. Авторами данной работы была изучена динамика изменения соотношения стабильной и метастабильной тетрагональной фазы в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами Xe. С применением метода просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, авторами было установлено наличие ионных треков, а также структурно-морфологических изменений в поврежденном слое керамик (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 – Данные просвечивающей электронной микроскопии облученных ZrO2 керамик

Примечание – Составлено по данным источника [13, p. 109923]

При этом авторами было установлено наличие эффекта упрочнения поврежденного слоя в результате полиморфных превращений при увеличении флюенса облучения, что в дальнейшем можно использовать как один из критериев оценки влияния полиморфных превращений на изменение свойств керамик (рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 – Данные изменения твердости приповерхностного слоя керамик при увеличении флюенса облучения

Примечание – Составлено по данным источника [13, p. 109923]

Зависимость кинетики радиационных повреждений при облучении тяжелыми ионами, а также выявление причин возникновения процессов полиморфных трансформаций из моноклинной в тетрагональную фазу была изучена в работе [97]. Авторами применяя метод рентгеновской дифракции и рамановской спектроскопии было установлено, что процессы полиморфных превращений типа m-ZrO2 → t-ZrO2 происходят только при облучении ионами Kr, в то время как облучение ионами Ar не приводит к формированию фазовых переходов в структуре поврежденного слоя. Авторы на основе полученных данных делают вывод о том, что основные процессы полиморфных превращений в ZrO2 имеют выраженную зависимость от величин ионизационных потерь налетающих ионов при взаимодействии с кристаллической структурой мишени. При этом процессы полиморфных превращений инициализируются в случае, когда величины ионизационных потерь превышают 10-15 эВ/нм.

Накопление радиационных повреждений при облучении тяжелыми ионами ZrO2 керамик помимо процессов полиморфных превращений и изменения фазового состава может привести к формированию в структуре областей разупорядочения или аморфных включений, которые оказывают негативное влияние на устойчивость материала, а также его прочностные свойства. Так, к примеру, в работе [98] авторами показано, что при облучении высокоэнергетическими тяжелыми ионами Kr15+ZrO2 керамик при увеличении флюенса облучения происходит накопление радиационных повреждений, и как следствие, аморфизация поврежденного приповерхностного слоя (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 – Данные изменения содержания аморфной фазы в составе поврежденного слоя ZrO2 керамик при облучении ионами Kr15+

Примечание – Составлено по данным источника [98, p. 35]

Природа аморфизации и влияния радиационно-индуцированных микронапряжений в структуре поврежденного приповерхностного слоя была изучена авторами в работе [99]. Основной целью данного исследования являлось изучение влияния облучения ионами He с энергией 1,4 МэВ при трех различных флюенсах: 1×1016 ион/см2, 5×1016 ион/см2 и 1×1017 ион/см2 при температуре 500°С. Применяя методы рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной микроскопии, авторы показали, что увеличение флюенса облучения приводит к обратному превращению тетрагональной фазы ZrO2 в моноклинную фазу. При этом характер и природу подобных превращений авторы работы связывают с возникновением микронапряжений, а также образованием микротрещин и сколов при накоплении дозы облучения (рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – Результаты морфологических изменений в облученных керамиках

Примечание – Составлено по данным источника [99, p. 2629]

При этом, как отмечают авторы, добавление стабилизатора в виде оксида иттрия приводит к сдерживанию процессов полиморфных превращений при облучении и накоплении радиационных повреждений в керамиках. Стоит также отметить, что добавление стабилизатора приводит к увеличению устойчивости прочностных свойств керамик подверженных облучению, причем данные изменения происходят по всей глубине проникновения ионов в структуру приповерхностного слоя (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 – Данные изменения прочностных свойств керамик, подверженных облучению ионами Не

Примечание – Составлено по данным источника [99, p. 2632]

Как известно, процесс аморфизации складывается из двух аспектов. Один из них – накопление повреждений, создающих необходимые условия для аморфизации. Другой – фактическая перегруппировка атомов, сопровождающаяся превращением. Принимая во внимание второй факт, можно сделать предположение о том, что полиморфные превращения происходят быстро по сравнению с общим временем облучения, возможно, в результате катастрофического коллапса, вызванного упругой неустойчивостью поврежденной структуры. В этом случае, основным фактором контролирующим скорость аморфизации, вызванной облучением, является накопление достаточного количества повреждений в структуре.

Влияние накопления радиационных повреждений и вызванных ими последующей аморфизацией и размягчением приповерхностного поврежденного слоя показано в работе [100], авторы которой подвергли композитную керамику Al2O3-ZrO2-SiC облучением ионами He с энергией 2.0 МэВ. Как видно на представленных снимках просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения процессы аморфизации связаны с образованием гелиевых пузырьков в структуре зерен, а также их последующей эволюции (рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 – Результаты аморфизации керамик при облучении ионами Не полученные с помощью просвечивающей электронной микроскопии

Примечание – Составлено по данным источника [100, p. 3478]

С помощью метода наноиндентирования авторами было подтверждено небольшое отверждение или размягчение образцов, облученных при 300 и 800°С соответственно. Отсутствие распухания и отслоения поверхности указывает на то, что допирование керамик диоксида циркония соединениями Al2O3 и SiC приводит к увеличению стойкости к облучению ионами He.

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что несмотря на достаточно большое количество экспериментальных работ по изучению полиморфных превращений в ZrO2 керамиках все еще остается достаточно вопросов, касающихся как определения механизмов и причин их вызывающих под действием облучения, так и влиянием полиморфных превращений на устойчивость керамик при длительном облучении.

1.3 Постановка цели и задачи диссертационного исследования

Таким образом, проанализировав ряд экспериментальных данных, связанных с изучением механизмов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках подверженных облучению, а также различных способов защиты от полиморфных превращений и трансформаций, связанных с использованием оксидных соединений в качестве стабилизаторов было установлено следующее.

Процессы полиморфных превращений являются одним из главных сдерживающих факторов использования ZrO2 керамик в качестве конструкционных материалов, работающих в условиях больших температур, так как инициализация процессов полиморфных превращений имеет обратимый характер, что способно привести к негативным последствиям, связанным с изменением объема и плотности материала в процессе эксплуатации. В некоторых случаях для решения данной проблемы используют стабилизирующие добавки в виде оксидов, способных снизить или затормозить процессы полиморфных превращений.

При этом единой теории о происхождении полиморфных превращений в ZrO2 керамиках при воздействии ионизирующего излучения нет, так как известные литературные данные имеют различия в наблюдаемых эффектах, связанных в первую очередь с различием исходных образцов, а также условиях воздействия ионизирующего излучения. Однако, не смотря на различия в полученных данных, все исследовательские группы сходятся во мнении о том, что сами процессы полиморфных превращений происходят при достижении определенных флюенсов или доз облучения, что свидетельствует о том, что инициализация процессов трансформаций кристаллической структуры происходит в результате накопительного эффекта, который в ряде случаев связывают со структурными искажениями, а также деформацией кристаллической решетки. В пользу этого говорят факты о том, что в ряде работ было установлено формирование процессов полиморфных превращений происходит в случае, когда радиационные повреждения инициируются ядерными потерями налетающих частиц. Также одной из конечных стадий накопления радиационных повреждений в структуре материала мишени является аморфизация или образование сильноразупорядоченных областей. Аморфизация при облучении происходит, когда накопление повреждений, вызванных падающими частицами, делает благоприятным для материала трансформацию дефектов дальнего порядка с последующим формированием аморфной структуры. При этом чистые металлы и металлические твердые растворы не подвержены аморфизации, так как при облучении в них накапливаются только топологические дефекты (точечные дефекты, дислокации), тогда как в  интерметаллических соединениях или керамиках могут дополнительно накапливать междоузельные дефекты, создавая так называнием химический беспорядок. Упорядоченность кристаллической структуры интерметаллических соединений и керамик обусловлена в первую очередь необходимостью максимизации числа разнородных пар атомов и большого количества химических и кристаллических связей. Первопричиной аморфизации при облученнии является необходимость поддержания высокой концентрации разнородных пар в материале. Поскольку точечные и междоузельные дефекты создаются облучением, количество разнородных пар в облученном твердом теле уменьшается до тех пор, пока для атомов не станет энергетически выгодна перегруппировка в аморфную структуру, где требования химической связи могут быть более точно выполнены, даже за счет разрушения кристалличности. В аморфном материале локальное окружение или ближний порядок очень похожи на таковые в недефектном кристаллическом материале, что указывает на то, что материал восстанавливает ближний порядок, чтобы компенсировать дальний порядок, который он теряет при аморфизации. Таким образом, аморфизация может быть рассмотрена как компромисс между необходимостью свести к минимуму нарушение химических и топологических связей, а также необходимостью соблюдения кинетических требований вызванными облучением.

В этой связи, не смотря на известные данные, вопрос, о взаимосвязи накопления радиационных повреждений и процессов полиморфных превращений остается открытым и требует дополнительных детальных исследований, в особенности для случаев воздействия тяжелых ионов сравнимых с осколками деления ядерного топлива.

На основании вышесказанного была сформулирована основная идея и цель диссертационного исследования заключающаяся в в изучении механизмов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами, а также вызванными ими структурными, прочностными и теплофизическими изменениями в поврежденном приповерхностном слое.

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи диссертационного исследования, успешная реализация которых позволит получить новые данные о процессах полиморфных превращениях в ZrO2 керамиках, а также их влиянии на изменение свойств керамик:

1. Изучение процессов дефектообразования в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами Kr15+, а также влияния вариации флюенса облучения на накопление радиационных повреждений в приповерхностном слое керамик.

2. Определение влияния деформационных и тепловых факторов на процессы полиморфных превращений в ZrO2 керамиках при облучении.

3. Определение влияния вариации энергии налетающих ионов и флюенса облучения на процессы полиморфных превращений и изменение прочностных свойств ZrO2 керамик.

4. Исследование влияние облучения тяжелыми ионами Xe22+ с энергиями 165-230 МэВ на изменение оптических свойств ZrO2 керамик и определение механизмов влияния полиморфных превращений на изменение оптической плотности керамик.

Стоит также отметить, что в большинстве работ при оценке полиморфных превращений в ZrO2 керамиках основной упор делается на данные рентгенофазового анализа, с помощью которого с высокой долей достоверности можно установить наличие примесных фаз, а также определить динамику изменения соотношения фаз при полиморфных превращениях в зависимости от типа внешних воздействий. В связи с этим большой упор в данном диссертационном исследовании делается на результаты рентгенофазового анализа, а также их расшифровке.

Выводы по первому разделу

В данном разделе приведена краткая информация о перспективах применения керамических материалов на основе ZrO2 в различных отраслях, включая альтернативную и ядерную энергетику. Особое внимание уделено различным способам модификации диоксида циркония с целью его стабилизации, а также влияния стабилизирующих добавок на процессы полиморфных превращений и последующих структурных изменений. Приведено описание ряда экспериментальных работ, направленных на изучение кинетики радиационных повреждений и их влияния на процессы полиморфных превращений.

На основании проведенного анализа приведено основание выбора и постановки цели и задач диссертационного исследования, а также основной мотивации для экспериментальных работ.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном разделе приведено описание объектов исследования, их характеризация с применением метода рентгеновской дифракции, а также охарактеризован их фазовый состав и структурные параметры. Представлены результаты теоретических расчетов и моделирования радиационных повреждений, ионизационных потерь налетающих ионов в материале керамик в зависимости от типа облучения и энергии налетающих ионов. Приведены данные о величинах ионизационных потерь, полученные с применением программного кода SRIM Pro 2013. Приведено краткое описание экспериментов по облучению образцов с целью моделирования радиационных повреждений, сравнимых с осколками деления ядерного топлива. Представлено описание основных методов исследования, а также расчетных формул, использующихся для оценки структурных изменений.

2.1 Характеризация исходного образца

В качестве исследуемых образцов были выбраны поликристаллические керамики, полученные методом высокотемпературного прессования из порошков диоксида циркония. Поликристаллические ZrO2 керамики были приобретены у компании Dongguan Mingrui Ceramic Tech. Co. Ltd.. Плотность керамик, согласно паспорту производителя составляет 5.66 г/см³. В исходном состоянии фазовый состав керамик представляет смесь двух фаз: доминирующую тетрагональную фазу и примесную кубическую, содержание которой не превышает 20%. Выбор в качестве объектов исследования поликристаллических ZrO2 керамик, обладающих смешанным фазовым составом обусловлен тем, что данные керамики являются коммерчески доступными материалами и рассматриваются как кандидатные материалы для ядерной энергетики.

Образцы для облучения представляли собой керамические пластинки, толщиной 20 мкм и размерами 10×10 мм. Выбор толщины образцов был подобран экспериментальным путем для возможности оценки процессов и механизмов радиационных повреждений в керамиках, во всем объеме керамики, а также оценке механизмов полиморфных трансформаций, вызванных облучением.

На рисунке 2.1 представлены результаты рентгеновской дифракции исследуемого образца керамик в исходном состоянии, не подвергнутом облучению. Общий вид представленной дифрактограммы свидетельствует о высокой степени структурного упорядочения, а также поликристаллической природе синтезированных образцов керамик, обладающих выделенной текстурой.

В исходном состоянии образец исследуемых керамик представляет собой высоко упорядоченную керамики с доминирующей тетрагональной фазой ZrO2 (PDF-00-050-1089) с параметрами a=3.5624±0.0024 Å, c=5.1045±0.0021 Å и примесной кубической ZrO2 (PDF-01-071-4810) с параметром кристаллической решетки a=5.0912±0.0017 Å. Соотношение фаз t-ZrO2/c-ZrO2 приблизительно составило 4 к 1.

Рисунок 2.1 – Рентгеновская дифрактограмма ZrO2 керамики в исходном состоянии, отражающая наличие доминирующей тетрагональной фазы (t-ZrO2) и примесной кубической (c-ZrO2)

На основе полученных данных параметров кристаллической решетки был рассчитан деформационный фактор, который отражает отклонение параметров кристаллической решетки от эталонных значений для характерных структур. Данный деформационный фактор был рассчитан с учетом данных параметров для эталонной фазы ZrO2 с тетрагональным типом кристаллической решетки a=3.5910 Å, c=5.1690 Å (PDF-00-050-1089). Величина деформационного фактора составила параметров кристаллической решетки a составила 0.79% и с составила 1.24%, которая обусловлена процессами получения керамик, а также связана со структурными изменениями, вызванными деформацией структуры при синтезе. При этом разница в показателях деформационного фактора для различных кристаллографических осей свидетельствует о наличии анизотропных структурных искажений кристаллической решетки, характерных для гексагональных и тетрагональных типов в случае диэлектрических керамик.

2.2 Моделирование радиационных повреждений и облучение образцов

Облучение образцов керамик было проведено на ускорителе тяжелых ионов ДЦ-60, расположенного в Астанинском филиале Института ядерной физики МЭ РК (Астана). Облучение проводилось в специальной камере, расположенной на третьем канале ускорителя тяжелых ионов, обеспеченной вакуумной системой, а также системой водоохлаждения мишенедержателей, что позволяет проводить облучение при постоянной температуре, при этом избегать возникновения эффектов перегрева.

Для определения механизмов полиморфных превращений под действием облучения, исследуемые образцы были подвергнуты облучению тяжелыми ионами Kr15+ с энергией 145 МэВ и ионами Хе22+ с энергиями 160 МэВ, 200 МэВ и 230 МэВ.

Флюенсы облучения ионами Kr15+ составили 1011 – 1016 ион/см2. Флюенсы облучения ионами Хе22+ составили 1013, 5х1013 и 1014 ион/см2 для всех трех выбранных энергий ионов. Плотность налетающих частиц составляла не более 109 ион/см2×сек. Контроль за набором флюенса облучения проводился с помощью цилиндров Фарадея, образцы были размещены на специальном держателе, который за счет системы водоохлаждения позволяет поддерживать комнатную температуру мишени в процессе облучения. Облучение было проведено в вакууме при комнатной температуре, контроль и поддержание которой осуществлялось путем использования специальных держателей с водным охлаждением. Поддержание комнатной температуры образца было обусловлено необходимостью снятия эффекта объемного разогрева мишени, которое может возникнуть в процессе облучения и привести к частичной или полной аннигиляции образующихся радиационных дефектов.

Выбор типов ионов для облучения с данными энергиями обусловлен возможностями моделирования радиационных повреждений сравнимых с воздействием осколков деления ядерного топлива на приповерхностный слой керамик, толщина которого не превышает 20 мкм. Также полученные данные накопления радиационных повреждений при облучении тяжелыми ионами можно с определенными уточнениями использовать для анализа устойчивости материала к радиационному охрупчиванию и деструкции, сравнимой с воздействием нейтронных потоков. При этом в случае сравнительного анализа необходимо делать уточнение, что сравнение происходит на определенной глубине, а не во всем объеме материала, так как в отличие от нейтронов, обладающих высокой проникающей способностью, тяжелые ионы обладают малой проникающей способностью и могут внести изменения в материал на определенной глубине. Однако, использование тяжелых ионов для облучения и моделирования кинетики радиационных повреждений в отличие от нейтронного облучения, не приводит к наведению в облученных образцах остаточной радиоактивности, что позволяет работать с облученными образцами сразу после облучения.

Оценка радиационных повреждений и энергетических потерь была проведена с использованием программного кода SRIM Pro 2013, позволяющего определить величины ионизационных потерь налетающих ионов при взаимодействии их с электронной и ядерной подсистемой материала мишени. Также используя полученные данные моделирования можно рассчитать величины атомных смещений (сна) и концентрацию имплантированных ионов в поврежденном приповерхностном слое. На рисунке 2.2 представлены результаты ионизационных потерь налетающих ионов в мишени вдоль траектории движения ионов. Для расчетов использовалась мишень из ZrO2 с плотностью 5.68 г/см3 и толщиной 20 мкм. Расчеты были выполнены с использованием модели учитывающей полные каскадные соударения.

| а | б |
| --- | --- |

а – облучение ионами Kr15+ с энергией 150 МэВ; б – облучение ионами Хе22+ с энергиями 160 МэВ, 200 МэВ и 230 МэВ.

Рисунок 2.2 – Результаты моделирования ионизационных потерь налетающих ионов в материале мишени

Согласно расчетным данным проективный пробег согласно расчетным данным для обоих типов налетающих ионов составляет не более 11-14 мкм, что означает, что все наблюдаемые структурные изменения происходят в приповерхностном слое.

Как видно из представленных данных ионизационных потерь налетающих ионов в материале на большей части длины пробега основной вклад в ионизационные потери вносят неупругие столкновения налетающих ионов с электронными оболочками, что в свою очередь приводит к формированию каскадных эффектов вторично выбитых электронов вдоль траектории движения ионов в материале. Величина ионизационных потерь при взаимодействии ионов Kr15+ с электронной подсистемой на 5-7 эВ меньше чем аналогичные величины ионизационных потерь ионов Хе22+ с близкой энергией (160 МэВ). При достижении максимума проективного пробега ионов в материале доминирующую роль начинают играть ионизационные потери ионов при взаимодействии с ядрами, что приводит к возникновению атомных смещений и усилению деформации кристаллической структуры. Таким образом, по результатам расчетов можно сделать вывод, что основной вклад в полиморфные превращения будут вносить электронные потери ионов, величина которых увеличивается с увеличением энергии ионов.

В таблице 2.1 представлены результаты расчетов энергетических потерь, а также длины пробега ионов в керамиках. В качестве априорной информации использовались энергии выбранных ионов, а также энергия связи в диоксиде циркония.

Таблица 2.1 – Данные энергетических потерь в ZrO2 керамиках, рассчитанные с использованием программного кода SRIM Pro 2013

| Энергия ионов, МэВ | (dE/dx)электрон, кэВ/нм | (dE/dx)ядер, кэВ/нм | Пробег ионов, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| облучение ионами Kr15+ |  |  |  |
| 150 | 17.6 | 0.65 | 13.45 |
| облучение ионами Хе22+ |  |  |  |
| 160 | 23.2 | 0.12 | 11.21 |
| 200 | 24.3 | 0.97 | 12.88 |
| 230 | 25.1 | 0.87 | 14.09 |

Согласно представленным данным, для всех выбранных энергий, основной вклад в создание радиационных повреждений вносят электронные потери, величина которых на два порядка превышает ядерные потери. При этом увеличение энергии ионов приводит к снижению ядерных потерь и увеличению электронных потерь. С использованием методики указанной в работе [101] были рассчитаны величины смещений на атом при облучении керамик с заданными параметрами пучка. Результаты данного моделирования величин атомных смещений в зависимости от флюенса облучения и энергии налетающих ионов Xe22+ представлены на рисунке 2.3. Расчет выполнялся на основе величин ионизационных потерь и образующихся вакансий вдоль траектории движения ионов в материале по всей глубине проникновения. Согласно расчетным данным, основные изменения связанные с атомными смещениями происходят на глубине 8-12 мкм, в области характерной для доминирования ионизационных потерь налетающих ионов при упругих взаимодействиях с ядрами. При этом согласно представленным данным, максимум смещений приходится на область 11-13 мкм, характерной для максимальной длины глубины проникновения налетающих ионов в материал.

Согласно полученным данным можно сделать вывод о том, что общий вид полученных зависимостей свидетельствует о том, что увеличение флюенса облучения приводит к увеличению величины смещений. При этом влияние энергии налетающих ионов этом случае не столь велико. Максимальная величина смещений на атом при флюенсе облучения 1014 ион/см2 в максимуме составляет 0.005-0.0055 сна.

| a | б | в |
| --- | --- | --- |

a – 160 МэВ; б – 200 МэВ; в – 230 МэВ

Рисунок 2.3 – Результаты моделирования величины смещений вдоль траектории ионов в керамики с применением программного кода SRIM Pro 2013 при различных энергиях

Полученные результаты свидетельствуют о том, что основные структурные изменения будут связаны с электронными потерями при неупругих взаимодействиях налетающих ионов с кристаллической структурой мишени, при этом в силу диэлектрической природы керамик, данные изменения будут носить невозвратный характер, в отличие от металлов и сплавов, в которых изменение электронной плотности при радиационных повреждениях имеет обратимый характер в силу большой подвижности носителей заряда.

2.3 Определение полиморфных превращений и изменения структурных параметров

Установление полиморфных превращений, а также дозовой динамики изменения структурных параметров было проведено с применением метода рентгеновской дифракции, путем съемки рентгеновских дифрактограмм в геометрии Брегг-Брентано в угловом диапазоне 2θ=20-90°. Оценки анизотропных изменений структурных параметров и влияния полиморфных превращений на анизотропное структурное искажение были проведены с применением метода съемки рентгеновских дифрактограмм в геометрии                                                             φ=0-360°, с шагом по φ=10° в угловом диапазоне 2θ=25-36°. Применение данной методики позволяет оценить степень изотропности структурных искажений, связанных с деформационными процессами кристаллической решетки, вызванных внешними воздействиями. Измерения проводились на рентгеновском дифрактометре D8 Advance ECO (Bruker, Берлин, Германия).

Рентгенограммы снимали с учетом глубины радиационных повреждений материала, вызванных облучением, поэтому полученная дифрактограмма отражает только изменения структурно-фазовых свойств образца с глубины повреждения. Для этого были экспериментально подобраны условия записи дифрактограмм путем варьирования напряжения и тока, подаваемых на трубку, а также с использованием специальных соллеров.

Определение фазового состава было осуществлено путем сравнительного анализа полученных экспериментальных рентгеновских дифрактограмм с базой данных эталонных значений PDF-2(2016) (www.icdd.com).

Определение объемной доли вклада фаз проводилось с помощью уравнения (2.1):

|  | (2.1) |
| --- | --- |

где Iphase – средняя интегральная интенсивность основной фазы дифракционной линии;

Iadmixture – средняя интегральная интенсивность дополнительной фазы;

R – структурный коэффициент, равный 1.45.

Уточнение параметров кристаллической решетки проводилось с применением методики Нельсона-Тейлора. По отклонению параметров кристаллической решетки в результате внешних воздействий от начальных значений оценивалась степень деформации. Распухание кристаллической решетки определялась путем нахождения разности объемов решетки в результате внешних воздействий.

2.4 Определение теплофизических и прочностных параметров керамик

Определение теплофизических параметров и их изменения было выполнено с применением метода измерения продольного теплового потока в диапазоне температур от 25 до 700°С, на основании изменений которого был рассчитан коэффициент теплопроводности. Данные измерения проводились с применением прибора КИТ-800 (ТОО Теплофон, Новомосковск, Россия). В основе данного метода лежит измерение изменений значений теплопроводности материала с обоих сторон образца при помощи термопар, позволяющих оценить механизмы теплопередачи, и как следствие определить кинетику изменения теплофизических параметров исследуемых керамик подверженных облучению.

Определение изменения прочностных характеристик было осуществлено с применением двух методов анализа. Твердость и разупрочнение приповерхностного слоя в зависимости от условий облучения было проведено методом индентирования образцов. Для измерений использовался микротвердомер LECO 700M (LECO, Токио, Япония). Исследование прочностных свойств и стойкости к набуханию и размягчению приповерхностного слоя проводили методом определения твердости по Виккерсу. Индентором служила алмазная пирамида; сила давления на индентор при испытаниях составляла 1000 Н. Глубина вдавливания составляла не менее 1-2 мкм, что соответствует приповерхностному поврежденному слою. Измерение твердости осуществлялось путем сбора статистики в количестве 25 последовательных измерений и расчета погрешности измерения и статистического отклонения.

Определение трещиностойкости керамик было осуществлено путем их однократного сжатия при постоянной скорости нагружения на индентер до определения микротрещин и разрушения образцов. На основании полученных значений величины максимального давления, способного выдержать керамикой при внешнем воздействии до момента растрескивания, была определена величина трещиноустойчивости керамик, а также динамика ее изменений в зависимости от флюенса облучения.

Изменение морфологических особенностей керамик в результате облучения и последующего распухания при накоплении радиационных повреждений в приповерхностном слое было осуществлено с применением метода растровой электронной микроскопии высокого разрешения, реализованной на микроскопе Jeol JSM-7500F (Jeol, Токио, Япония).

2.5 Определение оптических свойств и оптической плотности керамик в зависимости от флюенса облучения

Определение влияния облучения и последствий радиационных повреждений на изменение оптических свойств, а также изменение оптической и электронной плотности было проведено с применением методов оптической УФ-спектроскопии, путем снятия УФ-спектров в диапазоне длин волн от 300 до 800 нм, с шагом 1 нм. Для измерения был использован оптический UV-Vis спектрофотометр Specord250Plus, Analytik (Jena GmbH, Йена, Германия). Измерение проводились с использованием специальных держателей для закрепления образцов. Перед серийными измерениями снимались опорные спектры для уточнения режимов съемки и учета атмосферы в камере.

Определение величины индуцированного поглощения проводилось путем логарифмирования отношения спектров пропускания. Величина абсорбции характеризующая изменение оптической и электронной плотности  оценивалась на изменении спектров пропускания и смещения края фундаментального поглощения.

Определение величины ширины запрещенной зоны проводилось с использованием формулы (2.2):

| , | (2.2) |
| --- | --- |

где A – постоянная;

hν – энергия фотона.

Определение коэффициента преломления было проведено с использованием следующей формулы (2.3):

| , | (2.3) |
| --- | --- |

где Eg – ширина запрещенной зоны.

Выводы по второму разделу

В данном разделе представлено описание объекта исследования, а также его характеризация с применением метода рентгенофазового анализа, согласно которому исходный образец представляет собой двухфазную структуру с доминирующей тетрагональной фазой (с содержанием более 80%) и примесной кубической фазой. Согласно оценке структурных параметров наличие деформационных искажений обусловлено эффектами спекания под давлением при производстве керамик. Дано краткое описание причин выбора тяжелых ионов для моделирования радиационных повреждений в керамиках.

Представленные данные моделирования ионизационных потерь налетающих ионов в зависимости от энергии и типа ионов, свидетельствуют о том, что основные изменения в структуре приповерхностного слоя керамик будут связаны с ионизационными потерями энергии ионов при неупругих соударениях с электронами. Приведены расчеты энергетических потерь, а также проективных длин пробега ионов в материале керамик. Определены расчетные величины атомных смещений, характерных для накопительного эффекта при облучении тяжелыми ионами.

Приведено краткое описание основных методов исследования, а также характеризации образцов с целью получения полной картины о наблюдаемых изменениях структурных, прочностных, теплофизических и оптических свойств керамик подверженных облучению тяжелыми ионами.

3 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ZrO2 КЕРАМИКАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ОБЛУЧЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ, СРАВНИМЫХ С ОСКОЛКАМИ ДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

В данном разделе приведены результаты экспериментальных работ, связанных с системным изучением механизмов радиационных повреждений и их влияния на процессы полиморфных превращений в ZrO2 керамиках в результате облучения тяжелыми ионами, сравнимыми по энергии с осколками деления ядерного топлива. Выбор типа ионов и условий облучения, а также вариации флюенсов облучения, как было показано в разделе 2, обусловлен возможностями моделирования радиационных повреждений в приповерхностном слое керамик, толщиной 10-20 мкм.

3.1 Изучение процессов полиморфных трансформаций и анизотропного искажения кристаллической структуры

Как было показано в ряде работ [102, 103], в случае диэлектрической природы керамик или полимеров, процессы структурной деформации носят анизотропный характер, который может проявляться как в виде различий в величине деформационных искажений кристаллической решетки вдоль каждой оси, так и анизотропной деформации кристаллитов. При этом характер анизотропных искажений наиболее выраженно проявляется при больших флюенсах облучения высокоэнергетическими ионами, для которых характерно наличие эффектов перекрытия областей структурно разупорядоченных, формирующихся вдоль траектории движения ионов в материале. В случае же ZrO2 керамик, облучение высокоэнергетическими ионами сопровождается процессами полиморфных превращений типа t-ZrO2 → c-ZrO2, в результате чего данные процессы могут привести к анизотропной деформации или же наоборот, процессы анизотропной деформации могут способствовать полиморфным превращениям.

Наиболее информативно данные изменения и их динамику можно оценить по изменению формы и интенсивности дифракционных рефлексов при съемке рентгеновских дифрактограмм в геометрии φ=0-360°. В основе данного метода анализа и интерпретации характера анизотропных искажений лежит следующее предположение.

При съемке рентгеновских дифрактограмм в геометрии φ=0-360° основных (наиболее интенсивных) дифракционных рефлексов, изменение интенсивности в зависимости от угла поворота φ при фиксированном начальном значении, в случае изотропности и сферичности областей когерентного рассеяния (кристаллитов), не должно наблюдаться во всем измеряемом угловом диапазоне φ=0-360°. Возникновение же отклонений интенсивности дифракционных рефлексов при повороте на φ в любом угловом диапазоне свидетельствует о нарушении сферичности областей когерентного рассеяния и формированию анизотропных искажений кристаллической решетки.

| a |  |
| --- | --- |
| б | в |

a – рентгеновские дифрактограммы исследуемых образцов ZrO2 керамик в зависимости от флюенса облучения; б – динамика изменения дифракционных рефлексов в области 2θ=29 – 31°; в – динамика изменения дифракционных рефлексов в области 2θ=34 – 36°

Рисунок 3.1 – Результаты рентгеновской дифракции исследуемых керамик

На рисунке 3.1а представлены рентгеновские дифрактограммы ZrO2 керамик в зависимости от флюенса облучения, которые наглядно отражают изменения, происходящие с образцами в результате облучения, связанных с процессами полиморфных превращений. Общий вид наблюдаемых изменений можно разделить на три этапа, характерных для разных флюенсов.

Первый этап изменений на рентгеновских дифрактограммах характерен для флюенсов облучения 1011-5×1012 ион/см2. На данном этапе увеличение флюенса облучения приводит к незначительному смещению дифракционных рефлексов в область малых углов, а также отсутствием значимых изменений в соотношении интенсивностей дифракционных рефлексов для тетрагональной и кубической фаз, что свидетельствует об отсутствии процессов полиморфных превращений при данных флюенсах.

Второй этап изменений характерен для флюенсов 1013-1014 ион/см2, который характеризуется не только смещением дифракционных рефлексов, свидетельствующих о деформационном характере структурных изменений, но и изменением соотношения интенсивностей дифракционных рефлексов для                                      t-ZrO2 и c-ZrO2, что свидетельствует о процессах полиморфных превращений типа t-ZrO2 → c-ZrO2, с последующей перестройкой кристаллической структуры и доминированием кубической фазы. Такие структурные и фазовые изменения при данных флюенсах облучения могут быть объяснены следующим образом.

В случае малых флюенсов облучения (ниже 1012 ион/см2), образующиеся вдоль траектории движения ионов в материале поврежденные области имеют локальный характер, а также изолированность друг от друга. При этом вероятность перекрытия дефектных областей при малых флюенсах в виду стохастического характера облучения достаточно низкая. Изолированность данных локальных дефектных областей приводит к тому, что основные изменения локализуются в малом объеме и большая часть структурных дефектов может релаксировать за малые промежутки времени. Стоит также отметить, что основной вклад в структурные изменения для тяжелых ионов практически вдоль всей траектории движения ионов в материале, вносят взаимодействия ионов с электронной подсистемой, которые практически тысячекратно в энергетическом эквиваленте превышают взаимодействия ионов с ядрами. В этой связи, в силу диэлектрической природы керамики, изменение электронной плотности вдоль траектории движения ионов в материале, в отличие от металлов имеет практически необратимый характер, с низкой скоростью релаксации. При увеличении флюенса облучения выше 5×1012 ион/см2 локальные дефектные области, образующиеся вдоль траектории движения ионов в материале керамик, имеющих характерные размеры 5-7 нм в диаметре, начинают перерываться. Образование подобных локальных перекрытий приводит к накоплению структурных искажений и деформаций, что в свою очередь приводит к образованию сильнодеформированных областей или же метастабильных структурных образований, которые в свою очередь могут привести к инициализации процессов полиморфных трансформаций типа t-ZrO2 → c-ZrO2. При этом полиморфные трансформации в диоксиде циркония, как правило, сопровождаются деструктивным изменением объема [104] и размеров зерен [2, p. 7193-7195], а также изменением их структурных свойств. При этом в ряде работ [105, 106] отмечается, что процессы полиморфных превращений могут быть связаны как с деформационными процессами, так и термическим нагревом. При этом деформационные процессы при облучении тяжелыми ионами связаны с образованием точечных дефектов и их эволюции, изменением электронной плотности и атомными смещениями которые характерны для облучения большими флюенсами.

В случае облучения тяжелыми ионами с большими флюенсами, согласно модели термических пиков [107], в локально деформированных областях образующихся вдоль траектории движения ионов в материала могут возникать короткоживущие (10-13с) области с повышенной температурой (500-1500 К), которые в случае перекрытия дефектных областей могут внести свой вклад в процессы полиморфных трансформаций. Анализ полученных зависимостей изменения интенсивностей для тетрагональной и кубической фазы в зависимости от флюенса облучения (рисунок 3.2) свидетельствует о том, что основные процессы полиморфных превращений заканчиваются при флюенсах 5×1013-1014 ион/см2. В этом случае наблюдается резкое снижение вкладов интенсивностей рефлексов, характерных для тетрагональной фазы диоксида циркония и доминирования вкладов для кубической фазы. Стоит отметить, что процессы полиморфных превращений типа t-ZrO2 → c-ZrO2 при флюенсе облучения 1013 ион/см2 приводят к практически равному соотношению фаз в структуре керамик, а при флюенсе облучения 5×1013 ион/см2 происходит практически полное вытеснение фазы t-ZrO2, содержание вклада которой не превышает 10%.

Рисунок 3.2 – Результаты оценки вкладов t-ZrO2 и c-ZrO2 в облученных ZrO2 керамиках в зависимости от флюенса облучения

Третий этап изменений характерен для флюенсов 1014-1016 ион/см2 для которых характерно доминирование кубической фазы c-ZrO2, свидетельствующее о том, что процессы полиморфных превращений типа t-ZrO2 → c-ZrO2 полностью вытесняют тетрагональную фазу из объема. Основные изменения дифракционных рефлексов для данных флюенсов связаны со смещением рефлексов в область малых углов 2θ°, свидетельствующим о деформации кристаллической решетки, а также уменьшением интенсивности рефлексов и увеличению их асимметрии формы.

Анализируя соотношение площадей дифракционных рефлексов и фона с целью определения степени кристалличности исследуемых образцов, а также ее изменения в зависимости от флюенса облучения были получены следующие результаты, которые представлены на рисунке 3.1б. В исходном состоянии величина степени кристалличности составляет более 97%, что свидетельствует о малом вкладе аморфноподобных или структурно неупорядоченных включений в составе керамик. Изменение величины степени кристалличности образцов керамик в зависимости от флюенса облучения характеризует процессы аморфизации структуры в результате полиморфных превращений t-ZrO2 → c-ZrO2 в зависимости от флюенса облучения.

Как видно из представленных на рисунке 3.3 данных изменения соотношения кристаллической и аморфной фазы в составе керамик при увеличении флюенса, основные изменения происходит при флюенсах выше 1014 ион/см2, для которых характерно формирование большого количества структурных дефектов в результате перекрытия дефектных областей.

Рисунок 3.3 – Результаты оценки степени кристалличности в ZrO2 керамиках в зависимости от флюенса облучения

При этом стоит отметить, что при флюенсах облучения                                                                                               1011–5×1012 ион/см2 изменение степени кристалличности не наблюдалось, что свидетельствует о том, что в случае формирования локально изолированных дефектных областей основные изменения интенсивностей дифракционных рефлексов связаны с деформационными процессами, а не с аморфизацией структуры. В случае флюенсов облучения 1013-1014 ион/см2, характерных для полиморфных превращений t-ZrO2 → c-ZrO2 наблюдается незначительное увеличение содержание аморфной фазы, что свидетельствует о том, что процессы полиморфных трансформаций сопровождаются образованием аморфноподобных включений или структурно разупорядоченных областей, формирование которых связано с процессами рекристаллизации и перестройки кристаллической решетки при деформации.

Характер деформации кристаллической структуры в керамиках играет весьма важную роль при оценке устойчивости материалов к внешним воздействиям, а также механизмов деструкции, вызванных облучением.

Ранее в работах [108-110] было показано применение методики съемки рентгеновских дифрактограмм в геометрии φ=0-360° для оценки изотропности структурных искажений, вызванных облучением в диэлектрических керамиках и полимерах. Полученные серии дифрактограмм в геометрии φ=0-360°, согласно выдвинутой гипотезе в случае изотропного искажения структуры должны отражать единую динамику изменения интенсивностей рефлексов при повороте образца на угол ∆φ, а в случае анизотропного искажения на полученных дифрактограммах будет наблюдаться изменение величин интенсивности в зависимости от углового положения φ. Причем, чем больше данное изменение интенсивности дифракционных рефлексов, тем больше анизотропное искажение структуры. Возникновение асимметрии интенсивностей в угловом диапазоне φ=0-360° можно интерпретировать как структурное искажение областей когерентного рассеяния (кристаллитов), а также деформацию их формы и отклонение ее от сферической. Стоит также отметить, что оценка данных изменений может дать качественную оценку наличия анизотропного искажения структуры, а количественно анизотропность искажения можно оценить по изменению деформационных факторов кристаллической решетки в случае некубических кристаллических решеток. На рисунке 3.4 представлены результаты рентгеновской дифракции исследуемых образцов ZrO2 керамик в геометрии φ=0-360°, в зависимости от флюенса облучения тяжелыми ионами Kr15+. Дифрактораммы были сняты в угловом диапазоне 2θ=27-37°, характерном для основных рефлексов тетрагональной фазы с индексами Миллера (011) и (110), характеризующим изменения параметра кристаллической решетки а, индексами (002), характеризующим изменения параметра кристаллической решетки с для тетрагонального типа структуры; для кубической фазы с индексами Миллера (220) и (311).

В случае исходного образца изменение интенсивности основных рефлексов при 2θ=29-31° и 2θ=34-36° в геометрии φ=0-360° остается практически неизменной, что свидетельствует об изотропности структурных характеристик и кристаллитов. Малые изменения рефлекса при 2θ=29-31° могут быть объяснены наложением двух фаз.

Для облученных образцов керамик флюенсами 1011-1012 ион/см2 отчетливо видно, что анизотропное искажение в облученных образцах начинает проявляться в виде изменений интенсивностей дифракционных рефлексов при 2θ=29-31° при увеличении угла поворота φ, что свидетельствует о том, что при взаимодействии налетающих частиц со структурой, основные деформации происходят вдоль текстуры (011) для тетрагональной фазы и (220) для кубической. При этом при данных флюенсах облучения изменение интенсивности остальных рефлексов не наблюдалось. Появление анизотропии интенсивностей рефлекса при 2θ=29-31°, в отсутствии изменений величины степени кристалличности (рисунок 3.3), свидетельствует о том, что образующиеся локально изолированные дефектные области, приводят к формированию деформационных искажений имеющих выделенное направление. Также данная анизотропия может быть объяснена вращением зерен различных фаз и их деформацией в результате переданной кинетической энергии ионов и ее последующей трансформации в тепловую энергию.

| а |  |
| --- | --- |
| б | в |
| г | д |
| е | ж |
| и | к |

а – исходный; б – 1011 ион/см2; в – 1012 ион/см2; г – 5×1012 ион/см2; д – 1013 ион/см2; е – 5×1013 ион/см2; ж – 1014 ион/см2; и – 1015 ион/см2; к – 1016 ион/см2

Рисунок 3.4 – Результаты рентгеновских дифрактограмм исследуемых образцов в геометрии съемки φ=0-360°

Увеличение флюенса облучения до 5×1012 ион/см2 и выше приводит к увеличению анизотропии дифракционного рефлекса 2θ=29-31°, а также формированию анизотропного искажения рефлекса (002), характерного для искажений кристаллографической оси с тетрагональной фазы t-ZrO2. Из наблюдаемых изменений можно сделать вывод о том, что увеличение флюенса облучения приводит к анизотропной деформации тетрагональной фазы, сначала вдоль выделенного направления текстуры (011), затем при увеличении флюенса облучения и вдоль направления (002).

В случае флюенсов облучения, характерных для инициализации процессов полиморфных трансформаций типа t-ZrO2 → c-ZrO2 при флюенсе облучения 1014 ион/см2 наблюдается малое анизотропное искажение рефлекса (220) и полное отсутствие изменений для рефлекса (311), характерных для кубической фазы. Увеличение флюенса облучения выше 1014 ион/см2 приводит к анизотропному искажению кубической фазы, деформация которой также может быть объяснена формированием структурно-разупорядоченных областей в поврежденном слое, вызванном накоплением радиационных повреждений.

Таким образом, анализируя полученные данные изменения дифракционных картин в геометрии φ=0-360° можно сделать следующие выводы. При малых флюенсах облучения (1011-012 ион/см2) основные анизотропные изменения связаны с деформацией кристаллической структуры вдоль выделенного направления (011), характерного для тетрагональной фазы     t-ZrO2. При этом отсутствие процессов аморфизации для данных флюенсов облучения свидетельствуют о том, что анизотропное искажение связано с деформационными процессами тетрагональной фазы, в то время как рефлексы характерные для кубической фазы c-ZrO2 остаются неизменны. Увеличение флюенса облучения выше 1012 ион/см2 приводит к анизотропному искажению рефлексов (011) и (002), что свидетельствует о деформации кристаллической структуры в двух текстурных направлениях, совпадающих с изменениями кристаллографических осей а и с для тетрагональной решетки. При этом характер анизотропии в зависимости от угла поворота φ различен, что также свидетельствует о разной степени деформации структуры. Для флюенсов                                             5×1013-1014 ион/см2 характерных для полиморфных трансформаций типа t-ZrO2 →c-ZrO2, было установлено, что полиморфное превращение и вытеснение тетрагональной фазы приводит к малой анизотропии кубической фазы. Увеличение флюенса облучения выше 1014 приводит к увеличению анизотропного искажения кубической фазы, которое обусловлено формированием аморфных включений за счет увеличения областей перекрытия локальных дефектных областей и разупорядочения структуры поврежденного слоя.

На рисунке 3.5 представлены результаты оценки изменения параметров кристаллической решетки для тетрагональной и кубической фазы ZrO2 в виде зависимостей деформационного фактора от флюенса облучения, отражающего степень и характер искажения кристаллической решетки. Общий вид характера изменения деформационного фактора для обеих фаз свидетельствует о растягивающих напряжения и деформациях, концентрация которых увеличивается с увеличением флюенса, что свидетельствует о накопительном эффекте. Как видно из представленных данных, искажение кристаллической решетки для тетрагональной фазы имеет анизотропный характер в зависимости от флюенса, что подтверждает данные изменения положения дифракционных рефлексов и их интенсивности в геометрии съемки φ=0-360°. Наиболее выражены деформации в тетрагональной решетке наблюдаются вдоль кристаллографической оси а, в то время как деформационного искажения кристаллографической оси с при малых флюенсах практически не наблюдается. При этом инициализация процессов полиморфных трансформаций типа t-ZrO2 →c-ZrO2 приводит к резкому возрастанию деформации кристаллической решетки вдоль обеих кристаллографических осей, однако анизотропный характер искажений становится более выражен. Деформация кристаллической решетки для кубической фазы ZrO2 наиболее проявляется после вытеснения тетрагональной фазы и увеличении флюенса облучения выше 1014 ион/см2, для которых характерно накопление радиационно-индуцированных повреждений, приводящих к частичной аморфизации или сильному разупорядочению поврежденного слоя. В этом случае деформация кристаллической решетки кубической фазы резко увеличивается и при максимальном флюенсе облучения составляет более 3.5%.

Рисунок 3.5 – Результаты изменения деформационного фактора параметров кристаллической решетки для фаз t-ZrO2 и c-ZrO2 в зависимости от флюенса облучения

На рисунке 3.6 представлены результаты изменения объема кристаллической решетки для тетрагональной и кубической фаз ZrO2 в зависимости от флюенса облучения тяжелыми ионами.

Рисунок 3.6 – Результаты изменения объема кристаллической решетки при накоплении радиационных повреждений

Данные изменения характеризуют деформацию объема кристаллической решетки при накоплении радиационных повреждений. Общий вид представленных данных изменения объема кристаллической решетки свидетельствует о процессах распухания, которые наиболее выражены при флюенсах выше 1013 ион/см2. Причем, характер распухания тетрагональной и кубической решеток различен. При малых флюенсах облучения                                                                                                          (1011–1012 ион/см2) наблюдается распухание только тетрагональной решетки, в то время как объем кубической решетки остается неизменным, что свидетельствует о том, что основные деформационные и искажающие процессы происходят в тетрагональной решетке. Для флюенсов облучения                                                                                            5×1013-1014 ион/см2, характерных для стадии полиморфных трансформаций наблюдается резкое увеличение объема тетрагональной решетки, свидетельствующее о ее деформации, сопровождающееся трансформацией в кубическую фазу. При этом изменение объема кубической решетки для данных флюенсов составляет менее 1%, что свидетельствует о высокой устойчивости кубической фазы к деформационным искажениям и деструкции при накоплении радиационных повреждений. Дальнейшее увеличение флюенса облучения выше 1014 ион/см2, которое приводит к образованию локально разупорядоченных или аморфных областей в структуре поврежденного слоя приводит к распуханию объема кристаллической решетки для кубической фазы, которое свидетельствует о снижении устойчивости керамик к радиационным повреждениям при их накоплении.

3.2 Изучение устойчивости прочностных свойств ZrO2 керамик в зависимости от флюенса облучения

Одними из важных характеристик применимости керамических материалов в качестве основы для конструкционных материалов или инертных матриц ядерного топлива является сохранение стабильности их прочностных и механических свойств при накоплении радиационных повреждений и вызванных ими структурных изменений, в том числе и полиморфных превращений. Как правило, накопление радиационных повреждений происходит в малом приповерхностном слое, толщина которого зависит от энергии налетающих ионов, а также плотности материала и ее изменения в зависимости от структурных деформаций и распухания кристаллической решетки.

Рисунок 3.7 – Результаты оценки изменения твердости приповерхностного поврежденного слоя в зависимости от флюенса облучения

На рисунке 3.7 представлены результаты изменения твердости приповерхностного слоя керамик в зависимости от флюенса облучения, определенные методом индентирования. Как видно из представленных данных при малых флюенсах облучения, для которых характерны анизотропные искажения кристаллической решетки тетрагональной фазы изменение твердости практически не наблюдается. Отсутствие серьезных изменений твердости поврежденного слоя при малых флюенсах облучения                                                                                    (1010-1012 ион/см2) можно объяснить тем, что основные структурные повреждения для данного диапазона флюенсов облучения связана с анизотропными искажениями кристаллической решеткой, а также формированием изолированных локальных дефектных областей, которые не оказывают существенного влияния на изменение устойчивости к внешним воздействиям. Наиболее выраженные изменения твердости, выражающиеся в разупрочнении поврежденного слоя наблюдаются при увеличении флюенса выше 5×1012 ион/см2, для которых характерно инициализация процессов полиморфных превращений, с последующим деструктивным увеличением объема кристаллической решетки. Такое изменение твердости, также связано с тем, что при увеличении флюенса облучения выше 1013 ион/см2 наблюдается перекрытия локальных дефектных областей, что приводит к формированию разупорядоченных областей с последующим увеличением их концентрации в поврежденном слое. При этом частичная аморфизация поврежденного слоя, выражающая в распухании кристаллической решетки, а также увеличении вкладов разупорядоченных областей, приводит к резкому разупрочнению поврежденного слоя.

На рисунке 3.7 представлены результаты определения устойчивости керамик к однократному сжатию, характеризующие устойчивость к растрескиванию и деструкции при механических воздействиях на керамику. Как и в случае с данными твердости приповерхностного слоя, характер изменения устойчивости к растрескиванию имеет схожую динамику изменений в зависимости от флюенса облучения. Основные изменения происходят при флюенсах характерных для стадии полиморфных превращений, которые приводят к деструктивному изменению объема и разупорядочению поврежденного слоя, что негативно сказывается на устойчивости к трещинообразованию.

3.8 – Результаты оценки изменения величины максимального давления способного выдержать керамикой при однократном сжатии

На рисунке 3.8 представлены результаты изменения величин разупрочнения и устойчивости к трещинообразованию в зависимости от величины распухания кристаллической решетки, а также содержания аморфных включений в составе поврежденного слоя, определенных путем анализа рентгеновских дифрактограмм.

| a | б |
| --- | --- |

а – зависимость от распухания кристаллической решетки; б – зависимость от содержания аморфных включений

Рисунок 3.9 – Данные изменения величин степени разупрочнения и устойчивости к трещинообразованию при облучении

Общий вид представленных на рисунке 3.9 зависимостей свидетельствует о том, что прочностные характеристики керамик имеют выраженную зависимость от степени распухания, а также концентрации аморфных включений. Наиболее резкое ухудшение прочностных характеристик характерно для распухания и деформации кристаллической решетки происходящее при процессах полиморфных превращениях. В этом случае при малых изменениях объема с 1.5 до 2.0% деградация прочностных свойств происходит практически на 3-6% по сравнению с исходными значениями, что свидетельствует об ухудшении устойчивости к внешним воздействиям. При этом, дальнейшее увеличение объема кристаллической решетки до 10% приводит к меньшим изменениям прочностных величин, что свидетельствует о снижении влияния изменения объема кристаллической решетки на прочностные свойства. Однако, анализируя зависимость изменения прочностных параметров от концентрации областей разупорядочения и аморфных включений в поврежденном слое видно, что увеличение концентрации данных включений в результате накопления радиационных повреждений в приповерхностном слое оказывает большее влияние на изменение прочностные свойства, чем распухание.

Таким образом, анализируя изменения прочностных свойств ZrO2 керамик в зависимости от флюенса облучения можно сделать вывод о том, что разупрочнение керамик связано с процессами полиморфных превращений, приводящих с деструктивному изменению объема кристаллической решетки, а при больших флюенсах облучения доминирующую роль в разупрочнении поврежденного слоя играют области структурного разупорядочения, возникающие при накоплении радиационных повреждений. При этом снижение твердости и устойчивости к трещинообразованию при внешних воздействиях имеет одинаковый тренд снижения в зависимости от флюенса облучения.

3.3 Изучение влияния накопления радиационных повреждений на теплофизические свойства ZrO2 керамик

Одними из важных параметров, помимо устойчивости к радиационным повреждениям и механическим воздействиям, для конструкционных материалов является теплопроводность, изменение которой в результате внешних воздействий может привести к непоправимым последствиям и деструкции, связанной с возникновением локально-неоднородных перегретых областей в поврежденном слое. При этом при определении теплофизических параметров керамических материалов необходимо учитывать множество факторов, включая пористость, плотность, однородность состава и наличие дефектных включений, которые могут оказать различное влияние на изменение процессов теплопереноса. Как известно, при облучении, формирование дефектной фракции в поврежденном слое приводит к деформации кристаллической решетки, связанной с изменением ее объемов, а также искажений. При этом, увеличение объемов кристаллической решетки приводит к снижению плотности материала и формированию пористых включений, появление которых необходимо учитывать при анализе теплофизических параметров. На рисунке 3.10 представлены результаты определения изменение величины теплопроводности (Keff) в зависимости от флюенса облучения, которые отражают изменение теплофизических свойств керамик при накоплении радиационных повреждений. Общий вид представленной зависимости изменения величины теплопроводности характеризуется малыми изменения в широком диапазоне флюенсов облучения (1011-1014 ион/см2), что свидетельствует о том, что деформационные искажения кристаллической структуры, а также разупрочнение поврежденного слоя не оказывают существенного влияния на изменение теплопроводности. При этом небольшое снижение теплопроводности (менее 2-3%) наблюдается в диапазоне флюенсов 1013-1014 ион/см2, характерных для процессов полиморфных трансформаций, однако сами процессы, согласно полученным данным не оказывают существенного влияния на изменение теплопроводности. Наибольшие изменения величины Keff наблюдаются для флюенсов 1015-1016 ион/см2, для которых характерно формирование в структуре аморфных включений и структурно-разупорядоченных областей в поврежденном слое. Такое снижение теплопроводности свидетельствует о том, что появление в поврежденном слое областей разупорядочение оказывает влияние на процессы и механизмы теплопереноса, которые в свою очередь определяются фононными механизмами, нарушение которых происходит за счет частичной аморфизации структуры.

Рисунок 3.10 – Результаты изменения величины теплопроводности в зависимости от флюенса облучения

На рисунке 3.10 представлены результаты изменения тепловых потерь в зависимости от пористости керамик, подверженных облучению. Оценка величины пористости была проведена на основе изменения данных кристаллографической плотности керамик и объема кристаллической решетки, изменение которых были определены путем анализа рентгеновских дифрактограмм. Величина тепловых потерь была оценена путем сравнения величины коэффициента теплопроводности для исходных керамик и подверженных облучению.

Рисунок 3.11 – Зависимость изменения тепловых потерь от пористости керамик подверженных облучению

Общий вид представленной зависимости на рисунке 3.11 свидетельствует о том, что изменение теплофизических параметров имеет явно выраженную зависимость от пористости керамик, связанной с изменением объема кристаллической решетки и разупорядочением структуры. Наибольшие изменения тепловых потерь наблюдаются в случае когда разупорядочение становится весьма большим, а пористость превышает более 8%.

На рисунке 3.12 представлены зависимости изменения величин температуропроводности и теплопроводности от плотности керамик, изменение которой обусловлено процессами разупорядочения и деструкции.

Рисунок 3.12 – Зависимость изменения теплофизических параметров при изменении плотности керамик

Общий вид представленных зависимостей свидетельствует о том, что при малых флюенсах облучения для которых характерны деформационные искажения кристаллической решетки, не приводящие к существенным изменениям ее объема, не оказывают влияние на снижение теплофизических параметров. Также процессы полиморфных превращений, приводящие к вытеснению тетрагональной фазы, приводят к малым изменениям теплофизических параметров, в виду уменьшения плотности керамики, связанным с деструктивным распуханием кристаллической решетки. При этом увеличение флюенса облучения выше 1014 ион/см2, приводящее к разупорядочению и образованию аморфных включений приводит к снижению теплофизических параметров на 10-20%, что негативно сказывается на теплофизических свойствах керамик и процессах теплопереноса.

3.4 Определение влияние термического отжига и эффекта локального разогрева на процессы полиморфных фазовых трансформаций в ZrO2 керамиках

Как известно процессы полиморфных превращений в ZrO2 керамиках имеют явно выраженную зависимость, как от деформационных изменений, так и от температурных эффектов, связанных с локальным разогревом структуры. При этом в случае облучения вероятны оба типа процессов, однако их вклад в процессы полиморфных превращений достаточно трудно разделить, так как и процессы деформации кристаллической структуры в результате облучения и последующего накопления дефектной фракции, так и процессы локального разогрева при облучении протекают одновременно и имеют равновероятный характер. Причем часть деформационных искажений может быть обусловлено формированием локально неоднородных областей разогрева в результате взаимодействия налетающих ионов с веществом, а процессы теплопереноса, в виду диэлектрической природы керамик обусловлены фононным переносом, так как электронная плотность достаточно низкая в керамиках. Формирование же локально неоднородных областей разогрева при облучении может привести к усилению деформационных процессов или же частичной их аннигиляции. Для оценки влияния термического нагрева, а также возможности инициализации процессов полиморфных трансформаций при разогреве керамик, а также определения природы тепловых эффектов на изменение структурных характеристик был проведен эксперимент по термическому отжигу образцов при различных температурах. Выбор времени термического отжига в 24 часа обусловлен характерным временем облучения тяжелыми ионами Kr15+ при флюенсе 1014 ион/см2, для которого характерно полное фазовое превращение типа t-ZrO2 →c-ZrO2. Термический отжиг был проведен при температурах 700-1000°С, характерных для возможных температур локального нагрева при взаимодействии налетающих ионов с материалом керамик.

Рисунок 3.13 – Рентгеновские дифрактограммы исследуемых образцов ZrO2 керамик в зависимости от температуры отжига

На рисунке 3.13 представлены рентгеновские дифрактограммы образцов ZrO2 керамик в исходном состоянии, отожженных при различных температурах, отражающих возможные изменения фазового состава и структурного упорядочения при изменении температуры отжига и процессов термического воздействия.

Общий вид представленных рентгеновских дифрактограмм образцов до и после термического отжига свидетельствует об отсутствии процессов фазовых трансформаций и структурных изменений, связанных с текстурной переориентацией. Как видно из представленных данных на дифрактограммах не наблюдается появление каких – либо новых дифракционных рефлексов, а также изменения интенсивности или формы дифракционных линий для наблюдаемых фаз. Анализ интенсивности основных дифракционных рефлексов показал, что при увеличении температуры отжига наблюдается незначительное расхождение в величинах интенсивности (не более 200-300 ab.u.), что в целом укладывается в расхождения, обусловленные погрешностью измерений и не могут быть приняты за изменения связанные с процессами текстурной ориентации и ее изменением в результате нагрева. Отсутствие подобных изменений свидетельствует о высокой устойчивости керамик к термическому воздействию, а также изменений, вызванных изменением тепловых колебаний атомов в кристаллической решетки, способных привести к полиморфным превращениям. Также стоит отметить, что анализ изменения структурных изменений и отсутствия полиморфных превращений при термическом отжиге в диапазоне 700-1000°С свидетельствует о том, что тепловой эффект не способен привести к трансформациям типа t-ZrO2 → c-ZrO2, которые наблюдались при облучении тяжелыми ионами с энергией 150-250 МэВ.

Рисунок 3.14 – Изменение параметров деформационного фактора в зависимости от температуры отжига образцов

Оценка влияния термического отжига на изменение деформационного фактора представлена на рисунке 3.14, в виде температурной зависимости изменения деформационного фактора в сравнении с данной величиной для исходных керамик. Как видно из представленных данных основные изменения деформационного вклада связаны с его незначительным снижением при температурах выше 900°С, которое связано с эффектом теплового уширения, приводящего с частичному снятию деформационных искажений в структуре за счет изменения тепловых колебаний кристаллической решетки, приводящих к структурных упорядочениям. При этом стоит отметить, что данные изменения имеют различия для параметров кристаллической решетки а и с, с доминированием эффекта снятия деформационных искажений для кристаллографической оси с (более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным изменением для оси а), однако величина снижения деформационных искажений достаточно низка (менее 0.06-0.15%).

Анализируя изменения параметров и объема кристаллической решетки в зависимости от температуры термического отжига было установлено, что снижение деформационного фактора обусловлено изменением тепловых колебаний атомов в кристаллической решетки, а также изменением величины коэффициента теплового объемного уширения, результаты изменения которого представлены на рисунке 3.15.

Рисунок 3.15 – Изменение величин объемного и линейного коэффициентов теплового расширения

Стоит отметить, что величина коэффициентов объемного и линейного теплового уширения в случае температур отжига 700-800°С остается практически неизменной, в то время как увеличение температур выше 900°С приводит к увеличению коэффициентов теплового уширения, приводящих к структурному упорядочению. Однако данные величины изменяются незначительно в данном температурном диапазоне, что свидетельствует о малой вероятности вклада термических эффектов локального разогрева на процессы полиморфных превращений, наблюдаемых при облучении тяжелыми ионами.

Таким образом, анализируя результаты проведенных исследований по определению влияния термического отжига на процессы полиморфных трансформаций типа t-ZrO2 → c-ZrO2 в ZrO2 керамиках, наблюдаемых при облучении тяжелыми ионами, можно сделать вывод о том, что возникновение локальных областей разогрева не способно оказать серьезного влияния на протекания данных процессов, а основные изменения вызываемые нагревом связаны со снижением деформационных искажений кристаллической решетки.

Выводы по третьему разделу

В данном разделе приведены результаты экспериментальных работ, связанных с изучением механизмов радиационных повреждений и процессов полиморфных превращений типа t-ZrO2 →c-ZrO2 в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами Kr15+ с различными флюенсами облучения.

В ходе оценки структурных изменений в зависимости от флюенса облучения было установлено, что при малых флюенсах облучения                                                                        (1011-1012 ион/см2) основную роль играют деформационные искажения кристаллической решетки, имеющие выраженный анизотропный характер, в то время как при флюенсах выше 1013 ион/см2 основную роль играют полиморфные трансформации типа  t-ZrO2 →c-ZrO2 с последующей аморфизацией поврежденного слоя при флюенсах выше 1015 ион/см2.

Получены зависимости изменения прочностных и теплофизических свойств ZrO2 керамик от флюенса облучения, установлены механизмы влияния структурного разупорядочения и полиморфных трансформаций на снижение прочности и устойчивости к растрескиванию.

Показано, что основную роль в возникновении полиморфных превращений в ZrO2 керамиках играют деформационные искажения, связанные с накоплением радиационных повреждений в приповерхностном слое, а также последующими за ними структурными изменениями.

Определены пороговые флюенсы облучения при которых происходит инициализация процесса полиморфных превращений типа t-ZrO2 → c-ZrO2.

4 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ТИПА t-ZrO2 → c-ZrO2 В КЕРАМИКАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ Xe22+

В данном разделе приведены результаты экспериментов посвященных изучению механизмов полиморфных превращений, вызванных облучением тяжелыми ионами Xe22+ при вариации энергии ионов в диапазоне 160-230 МэВ и флюенса облучения. Выбор доз облучения 1013-1014 ион/см2 позволяет моделировать эффект радиационных повреждений вызванных в результате перекрытия дефектных областей, образующихся в результате прохождения ионов сквозь материал. Выбор энергий ионов в диапазоне 160-230 МэВ позволяет смоделировать воздействие сравнимое с осколками деления ядер урана, а также оценить степень радиационных повреждений при увеличении энергии ионов. При этом варьирование флюенсом облучения приводит к формированию областей перекрытия радиационных повреждений, образующихся вдоль траектории движения ионов в материале. Стоит отметить, что размеры данных областей по теоретическим оценкам составляют от 5 до 20 нм в диаметре в зависимости от типа облучения. При этом если взять во внимание средний размер поврежденной области можно сделать вывод о том, что при увеличении флюенса облучения с 1013 до 1014 ион/см2 величина перекрытия радиационно – поврежденных областей будет составлять несколько сотен, что свидетельствует о том, что при облучении тяжелыми ионами с флюенсами выше 1013 ион/см2 в структуре поврежденного приповерхностного слоя могут образоваться области с сильным разупорядочением.

4.1 Полиморфные превращения в ZrO2 керамиках при облучении тяжелыми ионами Xe22+

Не смотря на все преимущества данных керамик, проблема полиморфных превращений, сопровождающихся изменением структурных и прочностных свойств может негативно сказаться на радиационной стойкости керамик. Как было показано в работе [111], возникновение полиморфных превращений под действием облучения высокоэнергетическими ионами очень сильно зависит от энергии иона, а также дозы облучения. Причем было установлено, что чем тяжелее налетающий ион, тем более выражено и интенсивней протекает процесс полиморфных превращений. Такое поведение связано в первую очередь энергетическими потерями ионов при взаимодействии с кристаллической структурой, которые обуславливают величину переданной энергии в подрешетку материала. При этом кинетическая энергия ионов при соударении может превращаться в тепловую энергию, что в свою очередь приводит к формированию локальных областей нагрева малого объема (3-10 нм в диаметре в зависимости от типа ионов). Времена жизни подобных локальных областей, согласно общепринятой теории термических пиков, составляют                                              10-13-15 с, а максимум температуры может превышать несколько тысяч градусов [112, 113]. Формирование подобных локальных областей в структуре керамик может привести к инициализации процессов полиморфных превращений, а увеличение флюенса облучения, и, следовательно, увеличение степени перекрывания подобных локальных областей приводит к увеличению эффекта трансформации кристаллической решетки. Однако в данных процессах немаловажную роль играет энергия налетающих ионов, от которой зависят величины энергетических потерь, и, следовательно, скорость полиморфных превращений.

На рисунках 4.1, 4.2, 4.3 представлены результаты рентгеновской дифракции исследуемых образцов керамик в зависимости от дозы облучения и энергии налетающих ионов [114]. Общий вид рентгеновских дифрактограмм облученных образцов свидетельствует о процессах фазовых превращений, выражающихся в изменении дифракционных рефлексов и формировании новых рефлексов.

Согласно данным рентгеновской дифракции фазовый состав исходных образцов представляет собой твердый раствор двух фаз: основной тетрагональной (t-ZrO2) с параметрами кристаллической решетки a=3.5624 Å, c=5.1045 Å и примесной кубической (c-ZrO2) с параметром кристаллической решетки a=5.0912 Å. Соотношение фаз t-ZrO2/c-ZrO2 составило 81/19. Доминирование тетрагональной фазы в структуре обусловлено технологией производства керамик. Определение фазового соотношения было проведено с применением метода полнопрофильного анализа, в основе которого лежит разделение дифракционных линий с помощью гауссовских функций и последующей оценки их площадей.

Рисунок 4.1 – Рентгеновские дифрактограммы исследуемых ZrO2 керамик в результате облучения ионами Xe22+ с энергией 160 МэВ

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-4]

Рисунок 4.2 – Рентгеновские дифрактограммы исследуемых ZrO2 керамик в результате облучения ионами Xe22+ с энергией 200 МэВ

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-4]

Рисунок 4.3 – Рентгеновские дифрактограммы исследуемых ZrO2 керамик в результате облучения ионами Xe22+ с энергией 230 МэВ

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-4]

На рисунке 4.4 представлены сравнительные дифрактограммы изменения положения и интенсивности основных рефлексов при 2θ=30,3° и 35,0-35,5°, отражающих полиморфные превращения в зависимости от энергии и флюенса падающих ионов. Как видно из этих зависимостей, можно выделить два типа изменений, связанных как с полиморфными превращениями, так и с деформацией кристаллической структуры в результате облучения. Для первого типа изменений характерно изменение положения рефлексов и исчезновение рефлексов, характерных для тетрагональной фазы, что свидетельствует о фазовых полиморфных превращениях, и смещение тетрагональной кубической фазы в зависимости от флюенса облучения. При этом чем выше энергия падающих ионов, тем интенсивнее этот процесс. Второй тип изменений связан с уменьшением интенсивности и искажением формы линии, что свидетельствует об образовании дефектов и искажений в структуре в результате накопления радиационных дефектов.

| a | б |
| --- | --- |
| в |  |

а – 160 МэВ; б – 200 МэВ; в – 230 МэВ

Рисунок 4.4 – Сравнительные дифрактограммы изменения положения и интенсивности основных рефлексов при 2θ=30,3° и 35,0-35,5°, отражающих полиморфные превращения

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-5]

Результаты изменения фазового состава керамик в результате внешних воздействий и отражающих полиморфные превращения типа t-ZrO2 →c-ZrO2 представлены на рисунке 4.5. Общий вид полиморфных превращений характеризуется двумя этапами. Первый этап характерен для доз облучения 1013 ион/см2 и выражается в резком изменении соотношения тетрагональной и кубической фаз в составе керамик, с доминированием кубической фазы c-ZrO2. Второй этап характерен для доз облучения 5х1013-1014 ион/см2 и выражается в малом изменении фазового состава и продолжающимся вытеснением тетрагональной фазы и доминированием кубической фазы. При этом увеличение энергии налетающих ионов приводит к увеличению скорости полиморфных превращений, выражающейся в увеличении вклада кубической фазы, а в случае энергии ионов 230 МэВ, наблюдалось полное вытеснение тетрагональной фазы при дозе 5х1013 ион/см2. Такой характер полиморфных превращений в первую очередь связан с тепловыми эффектами, возникающими в процессе облучения. Согласно теории термических пиков, каждый ион вдоль траектории своего движения в материале создает локальную область, температура которой может превышать несколько тысяч градусов в течение очень малого промежутка времени (10-13-15с). При этом, чем больше энергия налетающих ионов, тем больше радиус данной области, согласно фундаментальной работе [107, p.073525-072527]. Второй фактор, влияющий на скорость полиморфных превращений заключается в дозе облучения, увеличение которой приводит к увеличению плотности перекрытия подобных локальных областей, что приводит к переходу от изолированных эффектов нагрева к коллективному. Как известно, кинетическая энергия налетающих ионов переходит в тепловую, которая в свою очередь способна образовать первично выбитые атомы, а также внести существенный вклад в изменение электронной плотности в керамики. Формирование перекрытия дефектных областей может привести к возникновению анизотропии электронной плотности, которая в свою очередь может сохраняться достаточно длительное время в диэлектриках. При этом как было показано ранее в работе [19, p. 563-570], облучение тяжелыми ионами Хе22+ приводит к изменению величины ширины запрещенной зоны, а также появлению дополнительных полос поглощения, что свидетельствует об изменении электронной плотности в результате облучения. Согласно расчетным данным, величина атомных смещений при облучении заданными параметрами составляет не более 0.005 сна, что свидетельствует о том, что основное влияние на изменение фазового состава оказывают электронные потери ионов и последующие тепловые эффекты, приводящие к перестройке кристаллической структуры. Стоит также отметить, что в случае энергий ионов 160 и 200 МэВ, даже максимальная доза в данном эксперименте 1014 ион/см2 не приводит к полному полиморфному превращению t-ZrO2→c-ZrO2, с сохранением небольшой примеси тетрагональной фазы, содержание которое составляет не более 5%.

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |

a – 160 МэВ; б – 200 МэВ; в 230 МэВ

Рисунок 4.5 – Диаграммы изменения фазового состава керамик в результате облучения при различных энергиях ионов:

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-6]

На рисунке 4.6 представлены результаты изменения деформации кристаллической решетки, а также ее распухания в зависимости от условий облучения. Деформация кристаллической решетки оценивалась по изменению параметров решетки в исходном и облученном состояниях. Общий вид зависимостей отражает деформационные процессы, протекающие в результате полиморфных превращений, инициированных радиационными повреждениями. Как видно из представленных данных, характер изменения деформации и распухания кристаллической решетки имеет два характерных участка, которые связаны с процессами изменения фазового состава. При дозе облучения                                                   1013 ион/см2 происходит резкое увеличение деформации структуры, которое вызвано фазовой перестройкой и доминированием кубической фазы в структуре. При этом дальнейшее увеличение дозы облучения, как видно из представленных зависимостей, имеет другой тренд изменений, что свидетельствует о том, что скорость деформации и распухания кристаллической решетки при увеличении вклада кубической фазы в структуре снижается. Такое поведение может быть обусловлено тем фактом, что кубическая фаза является более стабильной, чем тетрагональная, а также возникновением дополнительных вакансионных и дислокационных дефектов, которые препятствуют деформации кристаллической решетки. Также стоит отметить, что в случае, когда полиморфное превращение имеет законченный характер, и отсутствуют какие-либо примесные включения тетрагональной фазы, скорость деформации и распухания с увеличением флюенса значительно снижается (рисунок 4.7).

Рисунок 4.6 – График зависимости изменения деформации кристаллической решетки от дозы облучения

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-6]

Рисунок 4.7 – График изменения величины распухания кристаллической решетки в зависимости от дозы облучения

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-6]

Одними из важных характеристик отражающих влияние полиморфных превращений t-ZrO2 → c-ZrO2, являются прочностные свойства керамик, а также динамика их изменения в результате облучения.

На рисунке 4.8 представлены результаты изменения величины критерия Гриффитса, характеризующего устойчивость к образованию трещин и их распространению в результате накопления повреждений и деформаций. Оценка влияния облучения на аморфизацию и разрушение кристаллической структуры была проведена с применением модифицированного критерия Гриффитса (4.1):

| Kcr=G2l, | (4.1) |
| --- | --- |

где G – среднее напряжение;

L – размер кристаллитов.

Вычисление среднего напряжения в кристаллической структуре проводилось с использованием следующей формулы (4.2):

| S=a0-aa0⋅Y2G, | (4.2) |
| --- | --- |

где  -ε=(a0-a)a0 коэффициент деформации структуры;

a0 и а – эталонное и экспериментально полученное значения параметра элементарной ячейки;

Y – модуль Юнга;

G – коэффициент Пуассона для исследуемого материала.

Рисунок 4.8 – Динамика изменения критерия Гриффитса для исследуемых керамик в зависимости от дозы облучения

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-6]

Как видно из представленных данных увеличение дозы облучения приводит к увеличению критерия, что свидетельствует о том, что в структуре керамик увеличивается количество деформационных включений и радиационных повреждений, что способствует увеличению вероятности образования трещин и объемной деформации.

Рисунок 4.9 – График изменения величины твердости приповерхностного слоя в результате облучения

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-6]

На рисунке 4.9 представлены результаты изменения величин твердости приповерхностного слоя подверженного облучению, а также разности значений твердости в исходном и облученном состоянии, отражающей величину размягчения приповерхностного слоя в результате деформационных процессов (рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 – Результаты величины распухания в результате облучения

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-6]

Как видно из представленных данных, в случае увеличения энергии налетающих ионов и, как следует из расчетных данных SRIM Pro 2013, глубины радиационных повреждений, наблюдается снижение прочности керамик. Однако, стоит отметить, что формирование кубической фазы снижает тренд падения твердости в зависимости от увеличения флюенса облучения, а в случае когда кубическая фаза полностью доминирует в структуре снижение твердости составляет не более 3-4% при увеличении флюенса облучения. Такое изменение твердости для образцов, в которых доминирует кубическая фаза, может быть обусловлено повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, а также снижением скорости накопления деформаций в структуре керамик в результате увеличения концентрации радиационных дефектов. Динамика изменения величины распухания также отражает повышенную устойчивость керамик с кубической фазой к деградации при больших дозах облучения.

| 1013 ион/см2 | 5x1013 ион/см2 | 1014 ион/см2 |
| --- | --- | --- |
| а |  |  |
| б |  |  |
| в |  |  |

а – 160 МэВ; б – 200 МэВ; в – 230 МэВ

Рисунок 4.11 – РЭМ-изображения изменений поверхности керамик в зависимости от флюенса облучения и энергии налетающих ионов

Примечание – Составлено по данным источника [114, p. 106791-7]

На рисунке 4.11 представлены РЭМ – изображения поверхности исследуемых керамик в зависимости от типа внешних воздействий.

Общий вид морфологических изменений в зависимости от флюенса и энергии можно разделить на несколько характерных видов. Первый вид изменений связан с формированием на поверхности структурных дефектов, приводящих к изменению шероховатости и дополнительным границам зерен, служащим стоками дефектов. При этом увеличение энергии налетающих ионов приводит к увеличению концентрации данных дефектов.

При флюенсе 5x1013 ион/см2 увеличение энергии налетающих ионов приводит к формированию микротрещин и сколов, а также незначительному отшелушиванию поверхностного слоя, вызванного накоплением деформационных и искажающих вкладов, что приводит к деградации поверхности. При этом для энергии 230 МэВ наблюдается образование не только микротрещин, но и пузырьков на поверхности керамики. Увеличение флюенса облучения приводит к увеличению деградации поверхности, которое обуславливает снижение прочностных свойств керамик. При этом для образцов облученных ионами с энергией 230 МэВ наблюдается увеличение концентрации пузырьков, их размеров, а также формированию протяженных дефектов вблизи границ зерен.

4.2 Исследование изменения оптических свойств ZrO2 керамик в зависимости от энергии налетающих ионов

Как известно, керамики на основе диоксида циркония являются одним из перспективных классов ионных проводников, нашедших широкое применение в различных технологических приложениях, а также ядерной энергетики [115-118]. При этом установленные ранее процессы фазовых превращений [111, p. 17810] под действием облучения в ZrO2 керамиках открывают большое количество вопросов, касающихся влияния облучения не только на структурные свойства керамик, но и оптические характеристики, так как данный тип керамик обладает большим потенциалом применения в качестве основы для оптических устройств, способных работать в условиях повышенного радиационного фона, в том числе в активной зоне ядерных реакторов.

На рисунке 4.12 представлены результаты измерения оптических спектров пропускания исследуемых ZrO2 керамик в зависимости от энергии и флюенса налетающих ионов [119]. В данном разделе группировка UV-Vis спектров выполнена в виде зависимости увеличения дозы облучения при одной энергии ионов. Такая группировка обусловлена необходимостью показать изменения оптических спектров пропускания в зависимости от увеличения степени радиационных повреждений при одинаковой энергии налетающих ионов. Исходный спектр пропускания ZrO2 керамик характеризуется краем фундаментального поглощения в области 320-350 нм, а также высокими показателями пропускания в широком диапазоне длин волн. Основной характер изменения оптических свойств в зависимости от дозы облучения связан в первую очередь со смещением края фундаментального поглощения, а также резким падением величины пропускания в области 400-600 нм.

| a | б |
| --- | --- |
| в |  |

a – 165 МэВ; б – 200 МэВ; в – 230 МэВ

Рисунок 4.12 – УФ-спектры пропускания ZrO2 керамик до и после облучения тяжелыми ионами Xe22+ с различными энергиями

Примечание – Составлено по данным источника [119, p. 111479-3]

Как видно из представленных данных снижение величины пропускания в области 400-600 нм может быть обусловлено формированием наноструктурных включений или дроблением зерен обладающих металлическим типом проводимости. Подобные эффекты наблюдались при облучении ZrO2 керамик при ионном облучении [120]. Так авторами данных работ было показано, что при облучении низкоэнергетическими ионами с большим флюенсом облучения в приповерхностном облученном слое образуют нановключения, которые приводят к появлению дополнительных центров поглощения и тем самым снижают пропускание в данной области. Формирование подобных включений, как показали авторы работ [121, 122] приводит к увеличению поглощения света в данном диапазоне длин волн. Само же формирование подобных включений может быть связано с процессами выбивания ионов циркония из узлов кристаллической решетки и их последующей коагуляций, а также перегруппировки кристаллической решетки и ее деформации. При этом увеличение энергии налетающих ионов приводит к более интенсивному поглощению в данной области, что свидетельствует об увеличении концентрации данных поглощающих центров и дефектов в структуре.

Все полученные зависимости изменения величины пропускания можно разделить на две группы. Первая группа изменений связана с увеличением флюенса облучения и характеризуется зависимостями снижения величины пропускания при увеличении флюенса облучения и, как известно, концентрации областей радиационных повреждений. В случае энергий налетающих ионов 165 МэВ увеличение флюенса облучения с 1013 до 5х1013 ион/см2 приводит к снижению пропускания на 51.3 и 54.5% соответственно по сравнению с исходной величиной. При этом увеличение флюенса с 1013 до 5х1013 ион/см2 приводит к снижению всего на 3.2%, в то время как дальнейшее увеличение флюенса облучения до 1014 ион/см2 приводит к снижению величины пропускания на 60.9% по сравнению с исходной величиной и на 9.6 и 6.4% по сравнению с аналогичными величинами пропускания для образцов облученных с дозами 1013 и 5х1013 ион/см2.

Для образцов облученных ионами с энергией 200 МэВ, снижение величины пропускания более выражено и составляет 58.9, 66.1 и 70.5% для флюенсов облучения 1013, 5х1013 и 1014 ион/см2 соответственно. Для образцов облученных ионами с энергией 230 МэВ, наблюдается еще большее снижение величины пропускания, которое составляет 62.5%, 67.3 и 80.1% для  флюенсов облучения 1013, 5х1013 и 1014 ион/см2 соответственно.

Такое снижение величины пропускания обусловлено в первую очередь большими энергетическими потерями энергии налетающих ионов, которые приводят к увеличению концентрации образованных точечных дефектов, вакансий и первично выбитых атомов, а также увеличению радиуса области повреждений. Увеличение радиусов областей радиационных повреждений вдоль траекторий движения ионов в материале при увеличении энергии налетающих ионов приводит к увеличению степени перекрытия подобных областей и следовательно более интенсивному перемешиванию образованных точечных дефектов и вакансий. При этом увеличение флюенса облучения с 5х1013 ион/см2 до 1014 ион/см2, согласно оценкам приведенным в монографии [123] может привести к увеличению степени перекрытия дефектных областей до 100-1000 крат. При этом согласно работе [124] для ионов с энергиями более 50 МэВ, преобладание электронных потерь при взаимодействии налетающих ионов с веществом приводит к возникновению локальной ионизации, вызывающей в дальнейшем радиационные повреждения. При этом, как известно, энергия связи кислорода в структуре ZrO2 керамик намного меньше энергии связи циркония, в результате чего подвижность ионов кислорода значительно выше, чем у ионов циркония, что приводит к образованию большого количества кислородных вакансий. Выбитые ионы кислорода могут мигрировать по кристаллической решетке, а малоподвижные ионы циркония могут образовывать дополнительные дефекты, присоединяя к себе электроны, тем самым формирования наноразмерные включения, о которых говорилось в работах [121, p. 604-609; 122, p. 272-275].

Такое аналогичное поведение изменения величины пропускания в случае тяжелых ионов связано с тем, что при облучении энергетические потери налетающих частиц при упругих и неупругих взаимодействиях на несколько порядков выше, чем при низкоэнергетическом облучении, в результате актов соударения, а также первично выбитых атомов в этом случае намного больше, чем при низкоэнергетическом облучении. Также стоит отметить, что при высокоэнергетическом облучении большую роль играют взаимодействия налетающих ионов с электронными оболочками, которые приводят к образованию большого количества выбитых электронов и, следовательно, происходит изменение электронной плотности вблизи траекторий движения ионов в материале. В отличие же от металлов, для которых релаксационные процессы играют значительную роль и после облучения большая часть выбитых электронов возвращается в исходные положения, тем самым компенсируя изменения электронной плотности, для диэлектриков такой процесс крайне затруднен, что может привести к формированию областей с обедненными или перенасыщением электронов. Формирование подобных областей может привести к изменению ширины запрещенной зоны, результаты изменения которой представлены на рисунке 4.13.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

a – 165 МэВ; б – 200 МэВ; в – 230 МэВ

Рисунок 4.13 – Графики Таука

Примечание – Составлено по данным источника [119, p. 111479-4]

Общий вид изменений ширины запрещенной зоны связан со смещением края фундаментального поглощения в область низких энергий, что свидетельствует об изменении электронной плотности и формированию дополнительных дефектов приводящих к поглощению. На основе полученных построений графиков Таука были определены величины ширины запрещенной зоны и коэффициента преломления, данные которых представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Данные оптических характеристик

| Флюенс, ион/см2 | Ширина запрещенной зоны (Eg), эВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный | 165 МэВ | 200 МэВ | 230 МэВ |
| 1013 | 2.85 | 2.74 | 2.68 | 2.63 |
| 5x1013 |  | 2.62 | 2.54 | 2.46 |
| 1014 |  | 2.55 | 2.47 | 2.34 |
| Флюенс, ион/см2 | Линейный коэффициент преломления (n) |  |  |  |
|  | Исходный | 165 МэВ | 200 МэВ | 230 МэВ |
| 1013 | 2.44 | 2.47 | 2.49 | 2.50 |
| 5x1013 |  | 2.51 | 2.53 | 2.56 |
| 1014 |  | 2.53 | 2.56 | 2.60 |

Согласно полученным данным, наибольшие изменения ширины запрещенной зоны и величины коэффициента преломления наблюдаются при больших флюенсах и при максимальных энергиях налетающих ионов. Как было сказано выше, подобные изменения могут быть связаны с изменением оптической плотности керамик, изменения которой напрямую зависят от концентрации радиационных повреждений и плотности облучения. Формирование областей перекрытия поврежденных областей, возникающих вдоль траектории движения ионов в материале приводит к возникновению областей с анизотропным распределением электронов. При этом увеличение энергии налетающих ионов и флюенса облучения приводит как к увеличению степени перекрытия, так и увеличению анизотропии распределения электронной плотности.

Как было показано ранее, для диэлектрических материалов, в том числе полимеров и керамик, большедозное облучение приводит к формированию в структуре кристаллической и электронной анизотропии, которые выражаются в изменении интенсивности дифракционных максимумов при круговой развертке по φ=0-360° [108, p. 21658; 109, p. 430], а также возникновению дополнительных полос индуцированного поглощения, свидетельствующие об изменении электронной плотности в материале [125]. Также изменения электронной плотности могут быть связаны с индуцированными фазовыми превращениями типа t-ZrO2 → c-ZrO2 в структуре ZrO2 керамик под действием облучения тяжелыми ионами [111, p. 17810].

Увеличение показателя преломления в свою очередь характеризует увеличение оптической плотности, которая обусловлена формированием в приповерхностном облученном слое дополнительных поглощающих центров. Как правило, в диэлектриках изменение оптической плотности в зависимости от флюенса облучения характеризуется линейной зависимостью, а характер линейности свидетельствует о скорости увеличения концентрации дефектов и поглощающих центров в облученном материале. На рисунке 4.14 представлены результаты изменения величины absorbance в зависимости от энергии налетающих ионов и флюенса облучения.

Рисунок 4.14 – График зависимости изменения величины абсорбции от флюенса облучения для ионов Xe22+ различной энергии

Примечание – Составлено по данным источника [119, p. 111479-5]

Как видно из представленных данных, полученные зависимости изменения величины оптической плотности имеют хорошее согласие с ранее полученными данными линейных зависимостей для облученных материалов. При этом увеличение энергии налетающих ионов с 165 МэВ до 200 МэВ не сказывается на величине наклона прямой изменения оптической плотности, в то время как облучение ионами с энергией 230 МэВ приводит к резкому увеличению угла наклона прямой, что свидетельствует об увеличении скорости формирования дефектов в облученном материале. В свою очередь увеличение оптической плотности свидетельствует об увеличении концентрации поглощающих центров возникающих в результате облучения. Применяя известное выражение, связывающее оптическую плотность с глубиной радиационных повреждений вызванных облучением и последующим формированием дефектов, была построена зависимость изменения величины глубины залегания большой концентрации оптических дефектов, вызванных облучением от дозы облучения и энергии налетающих ионов. Результаты построений представлены на рисунке 4.15, согласно которым видно, что увеличение как флюенса облучения, так и энергии налетающих ионов приводят к увеличению толщины поврежденного слоя с накопленными дефектами. Увеличение оптической плотности, а также глубины слоя с измененной оптической плотностью может быть обусловлено не только радиационными повреждениями, вызванными процессами ионизации и последующим образованием точечных и вакансионных дефектов, но и также формированием дополнительных дефектов, способных сформировать дополнительные поглощающие центры. Формирование таких центров может быть связано как с образовавшимися кислородными вакансиями, в результате выбивания кислорода из узлов кристаллической решетки, так и образованием Т-дефектов (ион циркония + электрон), возникающих в результате разрыва химических и кристаллических связей. В свою очередь выбитые ионы кислорода мигрируя к поверхности создают большое количество кислородных вакансий в структуре, а также создают градиент положительного заряда в облученном слое, который компенсируются выбитыми электронами. Компенсация заряда приводит к заполнению части энергетических уровней в запрещенной зоне, что и приводит к ее уменьшению. При это образованные Т-дефекты будут накапливаться вблизи дна зоны проводимости обусловленному 4d-состояниями Zr, образующими валентную зону.

Рисунок 4.15 – График зависимости изменения оптической глубины радиационных повреждений индуцированных дефектами

Примечание – Составлено по данным источника [119, p. 111479-5]

На рисунке 4.16 представлены результаты определения изменений величины индуцированного поглощения, которая была вычислена путем логарифмирования отношения спектров пропускания керамик в исходном и облученном состоянии. Разностный спектр в энергетическом представлении отражает формирование в керамиках дополнительных полос поглощения с максимумом 2.4-2.45 эВ, что соответствует энергии образования Т-дефектов.

| a | б |
| --- | --- |
| в |  |

а – 165 МэВ; б – 200 МэВ; в – 230 МэВ

Рисунок 4.16 – Графики величины индуцированного поглощения в керамиках после облучения ионами Xe22+ с различными энергиями:

Примечание – Составлено по данным источника [119, p. 111479-5]

Как видно из представленных данных увеличение дозы облучения приводит к увеличению интенсивности полосы индуцированного поглощения, что свидетельствует об увеличении концентрации образованных дефектов. При этом увеличение энергии ионов до 200 и 230 МэВ  приводит к формированию двойных максимумов, что свидетельствует о формировании дополнительных дефектов С-типа, связанными с образованиями ионов циркония имеющих вблизи две кислородные вакансии. Оценка величины максимумов спектров индуцированного поглощения (рисунок 4.17) свидетельствует о том, что увеличение энергии налетающих ионов с 200 до 230 МэВ при дозах облучения 1013-5х1013 ион/см2 не приводит к незначительному увеличению концентрации индуцированных дефектов, по сравнению с аналогичной величиной полученной из анализа интенсивности спектров индуцированного поглощения образцов облученных с энергией ионов 165 МэВ.

Рисунок 4.17 – Диаграмма зависимости изменения величины максимума пика индуцированного поглощения, характеризующего концентрацию дефектов, возникших в результате облучения

Примечание – Составлено по данным источника [119, p. 111479-6]

Представленные на рисунке 4.18 зависимости изменения спектров пропускания, сгруппированные в зависимости от энергии налетающих ионов при одинаковом флюенсе облучения свидетельствуют о том, что увеличение энергии налетающих ионов на величину 30-35 МэВ, приводит к существенным различиям в изменении величины пропускания при дозах 1013-5х1013 ион/см2, которые варьируются от 1.2 до 7-12% в зависимости от энергии ионов, в то время как для образцов облученных при флюенсе 1014 ион/см2 среднее уменьшение величины пропускания составляет 10% с увеличением энергии ионов. Такие различия могут быть связаны с изменением вероятности перекрывания дефектных областей, которая для флюенсов 1013-5х1013 ион/см2 составляет 10-50 кратное перекрытие, согласно оценкам [123, p. 1-29] и имеет выраженную зависимость от радиусов данных областей.

| a | б |
| --- | --- |
| в |  |

a – 1013 ион/см2; б – 5x1013 ион/см2; в – 1014 ион/см2

Рисунок 4.18 – УФ спектры пропускания ZrO2 керамик до и после облучения тяжелыми ионами Xe22+ в зависимости от энергии налетающих частиц (спектры сгруппированы по дозам)

Примечание – Составлено по данным источника [119, p. 111479-6]

Согласно оценочным данным из ранее проведенных исследований, радиус данной области может варьироваться от 3 до 10 нм в зависимости от энергии налетающих частиц. При этом радиус области с измененной электронной плотностью по некоторым оценкам может существенно превышать данные размеры, в зависимости от энергии частиц [126]. В то время как для флюенса облучения 1014 ион/см2 данная величина значительно больше, и тем самым зависимость от радиуса поврежденной области становится не так существенна, как при малых флюенсах.

Выводы по четвертому разделу

В разделе представлены результаты исследования полиморфных превращений типа t-ZrO2 → c-ZrO2 в керамиках ZrO2 возникших в результате облучения тяжелыми ионами с различными энергиями и флюенсами. Актуальность данной работы заключается в получении новых данных о радиационной устойчивости оксидных керамик к облучению, а также влиянию процессов дефектообразования на изменение структурных и прочностных свойств.

В ходе проведенных исследований установлено, что увеличение энергии налетающих ионов приводит к ускорению процессов полиморфных превращений, а в случае энергии ионов 230 МэВ полное полиморфное превращение происходит при дозе облучения 5×1013 ион/см2. Полиморфные превращения приводит к распуханию кристаллической решетки, при этом в случае полного полиморфного превращения процесс распухания замедляется. Анализ прочностных свойств показал, что формирование более стабильной кубической фазы при больших дозах облучения приводит к замедлению процессов снижения твердости и распухания. Полученные зависимости свидетельствуют о том, что в случае энергий налетающих ионов более 200 МэВ, сформировавшаяся кубическая фаза c-ZrO2 приводит к повышению устойчивости к радиационных повреждением и замедлению процессов деградации.

С применением методов УФ-спектроскопии были оценены изменения пропускной способности керамики в зависимости от флюенса облучения и энергии налетающих ионов. Установлено, что изменение условий облучения приводит к формированию в структуре индуцированных облучением дефектов с энергией 2.4-2.45 эВ, концентрация которых увеличивается с дозой облучения. Изменение величины ширины запрещенной зоны и коэффициента преломления в зависимости от флюенса облучения и энергии налетающих ионов свидетельствуют об изменении электронной и оптической плотности керамик, а также формированию в структуре дополнительных поглощающих центров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационном исследовании с применением методов рентгеновской дифракции, УФ-спектроскопии, индентирования и определения теплофизических свойств было проведено системное изучение процессов полиморфных превращений в ZrO2 керамиках, подверженных облучению тяжелыми ионами Kr15+ и Xe22+ с различными флюенсами облучения. На основе проведенных исследований были сформулированы следующие выводы, отражающие полученные результаты проведенных экспериментов.

Проведено изучение процессов полиморфных трансформаций в ZrO2 керамиках, подверженных облучению тяжелыми ионами Kr15+ в диапазоне флюенсов облучения 1011-1016 ион/см2.

В ходе оценки структурных изменений в зависимости от флюенса облучения было установлено, что при малых флюенсах облучения (1011 – 1012 ион/см2) основную роль играют деформационные искажения кристаллической решетки, имеющие выраженный анизотропный характер, в то время как при флюенсах выше 1013 ион/см2 основную роль играют полиморфные трансформации типа t-ZrO2→c-ZrO2 с последующей аморфизацией поврежденного слоя при флюенсах выше 1015 ион/см2. Установлено, что анизотропное искажение кристаллической решетки более выражено вдоль кристаллографической оси а, а также ориентации текстуры (011), характерной для t-ZrO2. Процессы полиморфных превращений t-ZrO2 → c-ZrO2 происходят при флюенсах облучения 1013-1014 ион/см2, для которых характерно формирование перекрытия локальных областей дефектов, возникающих вдоль траектории движения ионов в материале.

Установлено, что основную роль в механизмах полиморфных трансформаций t-ZrO2→c-ZrO2 при облучении тяжелыми ионами доминирующую играют деформационные искажения, связанные с накоплением радиационных повреждений при перекрытии локальных дефектных областей в поврежденном слое. При этом возникновение локальных областей разогрева при трансформации кинетической энергии налетающих в тепловую не способно привести к инициализации процессов полиморфных превращений.

Получены зависимости изменения прочностных и теплофизических свойств ZrO2 керамик от флюенса облучения, установлены механизмы влияния структурного разупорядочения и полиморфных трансформаций на снижение прочности и устойчивости к растрескиванию.

В ходе определения прочностных свойств керамик было установлено, что основные изменения, связанные с разупрочнением и снижением устойчивости к трещинообразованию, происходят при инициализации процессов полиморфных трансформаций, приводящих к увеличению распухания объема кристаллической решетки, а также накоплению деформационных искажений в структуре поврежденного слоя.

Анализ теплофизических параметров в зависимости от флюенса облучения показал, что структурное разупорядочение, приводящее к формированию аморфных включений и увеличения пористости оказывает негативное влияние на теплопроводность. При этом деформационные искажения, характерные для малых флюенсов облучения не оказывают существенного влияния на снижение теплофизических параметров.

Проведена оценка вклада энергии налетающих ионов на степень полиморфных превращений в поликристаллических керамиках ZrO2. Для реализации данной задачи были выбраны тяжелые ионы Хе22+ с энергиями 160 МэВ, 200 МэВ и 230 МэВ. Флюенс облучения составил 1013, 5х1013 и 1014 ион/см2, который соответствуют эффекту перекрывания дефектных областей примерно 10-100 крат, в зависимости от флюенса облучения.

В ходе проведенных исследований установлено, что полные полиморфные превращения превращений t-ZrO2 → c-ZrO2 происходят в случае, когда энергия налетающих ионов Хе22+ превышает 200 МэВ. В случае, когда энергия меньше данной величины в структуре облученного слоя остаются примесные включения тетрагональной фазы, содержание которых не превышает 5%. Согласно данным рентгеноструктурного анализа установлено, что изменение фазового состава под действием облучения приводит к увеличению деформационных вкладов и распуханию кристаллической решетки. При этом установлено, что увеличение энергии налетающих ионов приводит к ускорению процессов полиморфных превращений, а в случае энергии ионов 230 МэВ полное полиморфное превращение происходит при дозе облучения 5×1013 ион/см2. Полиморфные превращения приводит к распуханию кристаллической решетки, при этом в случае полного полиморфного превращения процесс распухания замедляется. Анализ прочностных свойств показал, что формирование более стабильной кубической фазы при больших дозах облучения приводит к замедлению процессов снижения твердости и распухания. Полученные зависимости свидетельствуют о том, что в случае энергий налетающих ионов более 200 МэВ, сформировавшаяся кубическая фаза c-ZrO2 приводит к повышению устойчивости к радиационным повреждениям и замедлению процессов деградации.

Результаты изменения прочностных свойств показали, что формирование более стабильной кубической фазы при больших дозах облучения приводит к замедлению процессов снижения твердости и распухания.

Представлены результаты исследования влияния облучения тяжелыми ионами Xe22+ на оптические свойства ZrO2 керамик. Исследование оптических характеристик было проведено с применением методики UV-Vis спектроскопии, позволяющей оценить с высокой точностью изменение таких величин как пропускание, ширина запрещенной зоны, коэффициента преломления и индуцированного поглощения без разрушения образцов. Полученные зависимости изменения оптических свойств ZrO2 керамик характеризуют влияние радиационных повреждений в широком энергетическом и дозовом диапазоне. Установленные дозовые и энергетические зависимости формирования индуцированных полос поглощения, а также изменения величин ширины запрещенной зоны и пропускания позволили оценить изменение электронной и оптической плотности керамик до и после облучения. В дальнейшем полученные зависимости могут послужить для расширения фундаментальных знаний о динамики радиационных повреждений в ZrO2 керамиках, а также могут быть использованы в качестве основы для определения сроков эксплуатации данных керамик в качестве оптоэлектронных устройств подверженных радиационному воздействию сравнимому по энергии с осколками деления ядер урана.

В ходе проведенных исследований было установлено, что увеличение энергии налетающих ионов на величину 30-35 МэВ, приводит к существенным различиям в изменении величины пропускания при дозах 1013-5х1013 ион/см2, которые варьируются от 1.2 до 7-12% в зависимости от энергии ионов, в то время как для образцов облученных при флюенсе 1014 ион/см2 среднее уменьшение величины пропускания составляет 10% с увеличением энергии ионов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Vasanthavel S., Derby B., Kannan S. Tetragonal to cubic transformation of SiO2-stabilized ZrO2 polymorph through dysprosium substitutions // Inorganic chemistry. – 2017. – Vol. 56, №3. – P. 1273-1281.

2 Lu F. et al. Phase transformation of nanosized ZrO2 upon thermal annealing and intense radiation // The Journal of Physical Chemistry C. – 2011. – Vol. 115, №15. – P. 7193-7201.

3 Rapacz-Kmita A. et al. Phase stability of hydroxyapatite–zirconia (HAp–ZrO2) composites for bone replacement //Journal of molecular structure. – 2004. – Vol. 704, №1-3. – P. 333-340.

4 Sponchia G. et al. Ceramics of Ta-doping stabilized orthorhombic ZrO2 densified by spark plasma sintering and the effect of post-annealing in air // Scripta Materialia. – 2017. – Vol. 130. – P. 128-132.

5 Ricca C. et al. A comprehensive DFT investigation of bulk and low-index surfaces of ZrO2 polymorphs // Journal of computational chemistry. – 2015. – Vol. 36, №1. – P. 9-21.

6 Surzhikov A.P., Frangulyan T.S., Ghyngazov S.A. A thermoanalysis of phase transformations and linear shrinkage kinetics of ceramics made from ultrafine plasmochemical ZrO2(Y)–Al2O3 powders // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2014. – Vol. 115. – P. 1439-1445.

7 Ortiz A.L. et al. Determination of the thermal stability and isothermal bulk modulus of the ZrO2 polymorphs at room temperature by molecular dynamics with a semi-empirical quantum-chemical model //Ceramics international. – 2007. – Vol. 33, №5. – P. 705-709.

8 Gladkov V.E., Berezin V.M., Zhekhanova N.B. Polymorphic transformation of ZrO 2 in the 75 wt% Al 2 O 3+ 25 wt% ZrO 2 alloy solidified under nonequilibrium conditions // Inorganic Materials. – 2010. – Vol. 46. – P. 754-757.

9 Podzorova L.I. et al. Low-temperature aging of ceramic on the basis of tetragonal zirconium dioxide stabilized by cations of yttrium and ytterbium // Inorganic Materials: Applied Research. – 2017. – Vol. 8. – P. 713-717.

10 Pu G. et al. Effects of He ion irradiation on the microstructures and mechanical properties of t'phase yttria-stabilized zirconia ceramics // Journal of Alloys and Compounds. – 2019. – Vol. 771. – P. 777-783.

11 Alin M. et al. Study of the mechanisms of the t-ZrO2→ c-ZrO2 type polymorphic transformations in ceramics as a result of irradiation with heavy Xe22+ ions //Solid State Sciences. – 2022. – Vol. 123. – P. 106791-106770.

12 Santa Cruz H., Spino J., Grathwohl G. Nanocrystalline ZrO2 ceramics with idealized macropores // Journal of the European Ceramic Society. – 2008. – Vol. 28, №9. – P. 1783-1791.

13 Ghyngazov S.А. et al. Swift heavy ion induced phase transformations in partially stabilized ZrO2 // Radiation Physics and Chemistry. – 2022. – Vol. 192. – P. 109917-109923.

14 Lefebvre F., Lemaignan C. Analysis with heavy ions of the amorphisation under irradiation of Zr (Fe, Cr) 2 precipitates in zircaloy-4 // Journal of Nuclear Materials. – 1990. – Vol. 171, №2-3. – P. 223-229.

15 Bai X.D. et al. Corrosion resistance and microstructure of zircaloy-4 subjected to ion irradiation // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2004. – Vol. 217, №2. – P. 293-299.

16 Xiao H. et al. Investigation of the mechanical properties of ZrO2-doped UO2 ceramic pellets by indentation technique // Journal of Nuclear Materials. – 2018. – Vol. 509. – P. 482-487.

17 Motta A.T. et al. In situ studies of phase transformations in zirconium alloys and compounds under irradiation // ASTM Special Technical Publication. – 1996. – Vol. 1295. – P. 557-579.

18 Florez R. et al. The irradiation response of ZrC ceramics under 10 MeV Au3+ ion irradiation at 800ºC // Journal of the European Ceramic Society. – 2020. – Vol. 40, №5. – P. 1791-1800.

19 Meftah A. et al. Experimental determination of track cross-section in Gd3Ga5O12 and comparison to the inelastic thermal spike model applied to several materials // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2005. – Vol. 237, №3-4. – P. 563-574.

20 Dufour C. et al. Ion-matter interaction: the three-dimensional version of the thermal spike model. Application to nanoparticle irradiation with swift heavy ions // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2012. – Vol. 45, №6. – P. 065302-065308.

21 Daraszewicz S.L., Duffy D.M. Extending the inelastic thermal spike model for semiconductors and insulators //Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2011. – Vol. 269, №14. – P. 1646-1649.

22 Toulemonde M. et al. Nanometric transformation of the matter by short and intense electronic excitation: Experimental data versus inelastic thermal spike model // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2012. – Vol. 277. – P. 28-39.

23 Szenes G. Thermal spike model of amorphous track formation in insulators irradiated by swift heavy ions // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 1996. – Vol. 116, №1-4. – P. 141-144.

24 Kumar R. et al. Advancement of High–k ZrO2 for Potential Applications: A Review // Indian Journal of Pure & Applied Physics (IJPAP). – 2021. – Vol. 59, №12. – P. 811-826.

25 Medvedev P.G., Lambregts M.J., Meyer M.K. Thermal conductivity and acid dissolution behavior of MgO–ZrO2 ceramics for use in LWR inert matrix fuel // Journal of nuclear materials. – 2006. – Vol. 349, №1-2. – P. 167-177.

26 Zinkle S.J., Was G.S. Materials challenges in nuclear energy // Acta Materialia. – 2013. – Vol. 61, №3. – P. 735-758.

27 Eash-Gates P. et al. Sources of cost overrun in nuclear power plant construction call for a new approach to engineering design // Joule. – 2020. – Vol. 4, №11. – P. 2348-2373.

28 Allen T. et al. Materials challenges for nuclear systems // Materials today. – 2010. – Vol. 13, №12. – P. 14-23.

29 Yushkov Y.G. et al. Electron-Beam Deposition of Aluminum Nitride and Oxide Ceramic Coatings for Microelectronic Devices // Coatings. – 2021. – Vol. 11, №6. – P. 645-655.

30 Song L. et al. Influences of silicon-rich shallow trench isolation on total ionizing dose hardening and gate oxide integrity in a 130 nm partially depleted SOI CMOS technology // Microelectronics Reliability. – 2017. – Vol. 74. – P. 1-8.

31 Naslain R. Design, preparation and properties of non-oxide CMCs for application in engines and nuclear reactors: an overview // Composites science and technology. – 2004. – Vol. 64, №2. – P. 155-170.

32 Lee W.E. et al. Nuclear applications for ultra-high temperature ceramics and MAX phases // In book: Ultra-High Temperature Ceramics: Materials for Extreme Environment Applications. – New Jersey: Wiley, 2014. – P. 391-415.

33 Denkewicz R.P., TenHuisen K.S., Adair J.H. Hydrothermal crystallization kinetics of m-ZrO2 and t-ZrO2 // Journal of Materials Research. – 1990. – Vol. 5, №11. – P. 2698-2705.

34 Adamczyk A. The Study of the Influence of ZrO2 Precursor Type and the Temperature of Annealing on the Crystallization of the Tetragonal Polymorph of ZrO2 in Zirconia-Silica Gels // Gels. – 2022. – Vol. 8, №11. – P. 724-1-724-15.

35 Peuchert U. et al. Transparent cubic-ZrO2 ceramics for application as optical lenses // Journal of the European Ceramic Society. – 2009. – Vol. 29, №2. – P. 283-291.

36 Börner F.D., Lippmann W., Hurtado A. Laser-joined Al2O3 and ZrO2 ceramics for high-temperature applications // Journal of nuclear materials. – 2010. – Vol. 405, №1. – P. 1-8.

37 Vishakantaiah J., Reddy K.P.J. Catalytic effect of CeO2-stabilized ZrO2 ceramics with strong shock-heated mono- and Di-atomic gases // Journal of the American Ceramic Society. – 2016. – Vol. 99, №12. – P. 4128-4136.

38 Shen J. et al. Properties of porous zirconia ceramics fabricated by using various pore-forming agents // Ceramics International. – 2022. – Vol. 48, №17. – P. 25094-25102.

39 Wen T. et al. Enhanced ionic conductivity and thermal shock resistance of MgO stabilized ZrO2 doped with Y2O3 // Ceramics International. – 2020. – Vol. 46, №12. – P. 19835-19842.

40 Fang P. et al. Effect of Powder Coating on Stabilizer Distribution in CeO2-Stabilized ZrO2 Ceramics // Journal of the American Ceramic Society. – 2005. – Vol. 88, №7. – P. 1929-1934.

41 Bakhtierkhalzi M. et al. Effect of TiO2 as sintering additive on microstructural, physical, and mechanical properties of CeO2 doped zirconia toughened alumina ceramic composite // Ceramics International. – 2023. – Vol. 49, №4. – P. 6666-6670.

42 Bugaeva A.Y. et al. Phase Transformations of Zirconium Dioxide and Crystal Growth During Heat Treatment of the ZrO2 (CeO2, Y2O3)–La0. 85Y0. 15Al11O18–Al2O3 System // Russian Journal of General Chemistry. – 2022. – Vol. 92, №8. – P. 1488-1497.

43 Al-Amin M. et al. Effects of sintering temperature and zirconia content on the mechanical and microstructural properties of MgO, TiO2 and CeO2 doped alumina–zirconia (ZTA) ceramic // Journal of the Korean Ceramic Society. – 2023. – Vol. 60, №1. – P. 141-154.

44 Smyrnova-Zamkova M.Y. et al. Changes in the properties of ultrafine Al2O3–ZrO2–Y2O3–CeO2 powders after heat treatment in the range 400–1450 C // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2022. – Vol. 60, №9-10. – P. 519-530.

45 Yu W., Zeng L.-Y. et al. Effects of CeO2 on the phase, microstructure and mechanical properties of Al2O3-ZrO2 (CeO2) nanocomposite ceramics (AZC-NCs) by solid solution precipitation //Ceramics International. – 2022. – Vol. 48, №23. – P. 34454-34464.

46 Ling Y. et al. Crystal structure and morphology of CeO2 doped stabilized zirconia ceramics under high-frequency microwave field sintering //Ceramics International. – 2022. – Vol. 48, №8. – P. 10547-10554.

47 Lu N. et al. Fabrication and reaction mechanism of MgO-stabilized ZrO2 powders by combustion synthesis // Ceramics International. – 2022. – Vol. 48, №5. – P. 7261-7264.

48 Song Z. et al. Optimized preparation of MgO-ZrO2 nanocomposite powders by assisted sol-gel method // Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2022. – Vol. 2390, №1. – P. 012050-012060.

49 Wen T. et al. Electrical conductivity behavior of ZrO2-MgO-Y2O3 ceramic: effect of heat treatment temperature // Journal of the Australian Ceramic Society. – 2022. – Vol. 58, №2. – P. 421-427.

50 Qiu H. et al. Preparation of nano-sized 6MgO–2Y2O3–ZrO2 powders by a combined co-precipitation and high energy ball milling process // Ceramics International. – 2022. – Vol. 48, №13. – P. 19166-19173.

51 Qiu H. et al. Co-precipitation of nano Mg–Y/ZrO2 ternary oxide eutectic system: Effects of calcination temperature // Ceramics International. – 2022. – Vol. 48, №16. – P. 23452-23459.

52 Dresvyannikov A.F., Petrova E.V., Kashfrazyeva L.I. Electrochemical Synthesis of Precursors of Al2O3-ZrO2 Ceramic Stabilized with Cerium Oxide and Magnesium Aluminate // Inorganics. – 2022. – Vol. 10, №5. – P. 57-65.

53 Kulyk V. et al. The effect of sintering temperature on the phase composition, microstructure, and mechanical properties of yttria-stabilized zirconia // Materials. – 2022. – Vol. 15, №8. – P. 2707-2715.

54 Kulyk V. et al. The effect of yttria content on microstructure, strength, and fracture behavior of yttria-stabilized zirconia // Materials. – 2022. – Vol. 15, №15. – P. 5212-5220.

55 Gómez-Rodríguez C. et al. MgO–ZrO2 Ceramic Composites for Silicomanganese Production // Materials. – 2022. – Vol. 15, №7. – P. 2421-2430.

56 Qi B., Liang S. et al. ZrO2 Matrix Toughened Ceramic Material-Strength and Toughness // Advanced Engineering Materials. – 2022. – Vol. 24, №6. – P. 2101278-2101285.

57 Biswal B., Bhuyan S. et al. Capacitive, resistive and sensitivity studies of conventional-and plasma-sintered magnesia-stabilized ZrO2@ mullite composite // The European Physical Journal Plus. – 2022. – Vol. 137, №8. – P. 913-920.

58 Resende-Gonçalves C.I. et al. Porous zirconia blocks for bone repair: An integrative review on biological and mechanical outcomes // Ceramics. – 2022. – Vol. 5, №1. – P. 161-172.

59 Biswal B., Bhuyan S. et al. Capacitive, resistive and sensitivity studies of conventional-and plasma-sintered magnesia-stabilized ZrO2@ mullite composite // The European Physical Journal Plus. – 2022. – Vol. 137, №8. – P. 913-920.

60 Wen T. et al. Enhancement of the electrochemical performance in MgO stabilized ZrO2 oxygen sensors by co-doping trivalent metal oxides // Current Applied Physics. – 2022. – Vol. 39. – P. 133-139.

61 Манашев И.Р. Возможности повышения стойкости футеровок металлургических агрегатов путём применения в производстве огнеупоров новых композиционных СВС-материалов // Теория и технология металлургического производства. – 2022. – №2(41). – С. 4-11.

62 Майзик М.А., Кораблева Е.А. Структура и свойства огнеупорной керамики на основе ZrO2 // Функциональные материалы: синтез, свойства, применение: матер. 17-й всерос. молод. науч. конф. с элементами научной школы посв. 110-летию Н.А. Торопова. – СПб., 2018. – С. 73-74.

63 Смирнов В.В. и др. Влияние оксида марганца на спекание и свойства эвтектической керамики системы ZrO2-Al2O3-SiO2 // Докл. Академии наук. – 2019. – Т. 486, №6. – С. 675-679.

64 Климов Д.А. и др. Перспективы применения наноструктурных композиционных материалов на основе карбидов и оксидов тугоплавких металлов для авиакосмических объектов // Тр. МАИ. – 2011. – №46. – С. 1-15.

65 Дзюзер В.Я. Энергоэффективные печные ограждения высокопроизводительной стекловаренной печи // Огнеупоры и техническая керамика. – 2009. – №7-8. – С. 48-54.

66 Kaneko H., Okamura T., Taimatsu H. Characterization of zirconia oxygen sensors with a molten internal reference for low-temperature operation // Sensors and Actuators B: Chemical. – 2003. – Vol. 93, №1-3. – P. 205-208.

67 Yang L. et al. “Oxygen quenching” in Eu-based thermographic phosphors: mechanism and potential application in oxygen/pressure sensing // Sensors and Actuators B: Chemical. – 2018. – Vol. 254. – P. 578-587.

68 Saeidpour F., Khaleghian-Moghadam R. Ni–Co/ZrO2 Composite Coatings via Electroless Plating on Crofer 22APU for SOFC Interconnect Applications: Oxidation and Chromium Vaporization Behavior // Oxidation of Metals. – 2022. – Vol. 97, №5-6. – P. 493-507.

69 Yildiz E. et al. The improving thick film properties of Er2O3 doping fcc‐ZrO2 type solid electrolyte for SOFC applications // International Journal of Applied Ceramic Technology. – 2020. – Vol. 17, №3. – P. 1293-1303.

70 Lee D.S. et al. Characterization of ZrO2 co-doped with Sc2O3 and CeO2 electrolyte for the application of intermediate temperature SOFCs // Solid State Ionics. – 2005. – Vol. 176, №1-2. – P. 33-39.

71 Schneider E. A. et al. Burnup simulations and spent fuel characteristics of ZrO2 based inert matrix fuels // Journal of nuclear materials. – 2007. – Vol. 361, №1. – P. 41-51.

72 Wang L. M., Wang S. X., Ewing R. C. Amorphization of cubic zirconia by caesium-ion implantation // Philosophical magazine letters. – 2000. – Vol. 80, №5. – P. 341-347.

73 Degueldre C., Hellwig C. Study of a zirconia based inert matrix fuel under irradiation // Journal of nuclear materials. – 2003. – Vol. 320, №1-2. – P. 96-105.

74 Medvedev P.G. et al. Dual phase MgO–ZrO2 ceramics for use in LWR inert matrix fuel // Journal of Nuclear Materials. – 2005. – Vol. 342, №1-3. – P. 48-62.

75 Degueldre C., Arima T., Lee Y.W. Thermal conductivity of zirconia based inert matrix fuel: use and abuse of the formal models for testing new experimental data // Journal of nuclear materials. – 2003. – Vol. 319. – P. 6-14.

76 Peuchert U. et al. Transparent cubic-ZrO2 ceramics for application as optical lenses // Journal of the European Ceramic Society. – 2009. – Vol. 29, №2. – P. 283-291.

77 Börner F.D. et al. Glasses for laser joining of zirconia ceramics // Journal of the European Ceramic Society. – 2014. – Vol. 34, №3. – P. 765-772.

78 Börner F.D., Lippmann W., Hurtado A. Laser-joined Al2O3 and ZrO2 ceramics for high-temperature applications // Journal of nuclear materials. – 2010. – Vol. 405, №1. – P. 1-8.

79 Keerthana L., Sakthivel C., Prabha I. MgO-ZrO2 mixed nanocomposites: fabrication methods and applications // Materials Today Sustainability. – 2019. – Vol. 3. – P. 100007-100013.

80 Chen B. et al. JO study of Nd-doped 8Y-ZrO2 transparent ceramic and its potential application in infrared laser // Journal of Alloys and Compounds. – 2021. – Vol. 884. – P. 161104-161110.

81 Falkowski M., Kersch A. Optimizing the piezoelectric strain in ZrO2-and HfO2-based incipient ferroelectrics for thin-film applications: an Ab Initio dopant screening study // ACS applied materials & interfaces. – 2020. – Vol. 12, №29. – P. 32915-32924.

82 Liu Y. et al. Irradiation response of Al2O3-ZrO2 ceramic composite under He ion irradiation // Journal of the European Ceramic Society. – 2021. – Vol. 41, №4. – P. 2883-2891.

83 Liu J. et al. In-situ TEM study of irradiation-induced damage mechanisms in monoclinic-ZrO2 // Acta Materialia. – 2020. – Vol. 199. – P. 429-442.

84 Almutairi Z. et al. Correlation between laser spectroscopic studies and mechanical characterization of zirconia-based multiwall carbon nanotube ceramic composites // Applied Physics A. – 2020. – Vol. 126, №6. – P. 401-1-401-6.

85 Kelly J.R., Denry I. Stabilized zirconia as a structural ceramic: an overview // Dental materials. – 2008. – Vol. 24, №3. – P. 289-298.

86 Zhang Y., Zhang J. First principles study of structural and thermodynamic properties of zirconia // Materials Today: proceed. – 2014. – Vol. 1, №1. – P. 44-54.

87 Murthy T. S. R. C. et al. Boron-based ceramics and composites for nuclear and space applications: synthesis and consolidation // Handbook of advanced ceramics and composites: Defense, security, aerospace and energy applications. – Cham: Springer, 2020. – P. 703-738.

88 Naumenko A.P. et al. Vibrational analysis and Raman spectra of tetragonal zirconia // Phys. Chem. Solid State. – 2008. – Vol. 9, №1. – P. 121-125.

89 Appel C.C. et al. Chemical and structural changes in manganese-doped yttria-stabilized zirconia studied by electron energy loss spectroscopy combined with electron diffraction // Journal of the American Ceramic Society. – 1999. – Vol. 82, №2. – P. 429-435.

90 Graeve O.A. Zirconia // In book: Ceramic and Glass Materials. Springer, Boston, 2008. – P. 169-197.

91 Schuster B. et al. Structural phase transition in ZrO2 induced by swift heavy ion irradiation at high-pressure // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2009. – Vol. 267, №6. – P. 964-968.

92 Lokesha H.S., Nagabhushana K.R., Singh F. Swift heavy ion induced phase transformation and thermoluminescence properties of zirconium oxide // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2016. – Vol. 379. – P. 131-135.

93 Kalita P. et al. Role of temperature in the radiation stability of yttria stabilized zirconia under swift heavy ion irradiation: A study from the perspective of nuclear reactor applications // Journal of Applied Physics. – 2017. – Vol. 122, №2. – P. 025902-025910.

94 Zhang Y. et al. Grain growth and phase stability of nanocrystalline cubic zirconia under ion irradiation // Physical Review B. – 2010. – Vol. 82, №18. – P. 184105-184110.

95 Valdez J.A. et al. Characterization of an ion irradiation induced phase transformation in monoclinic zirconia // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2004. – Vol. 218. – P. 103-110.

96 Sickafus K.E. et al. Radiation damage effects in zirconia // Journal of Nuclear Materials. – 1999. – Vol. 274, №1-2. – P. 66-77.

97 Gibert-Mougel C. et al. Phase transformation of polycrystalline zirconia induced by swift heavy ion irradiation // Journal of nuclear materials. – 2001. – Vol. 295, №1. – P. 121-125.

98 Alin M., Kozlovskiy A.L. Study of structural changes in ZrO2 ceramics irradiated with heavy ions of Kr15+ with an energy of 147 MeV // Physical Sciences and Technology. – 2020. – Vol. 7, №. 3-4. – P. 32-36.

99 Fu L. et al. Structural integrity and damage of glass-ceramics after He ion irradiation: Insights from ZrO2-SiO2 nanocrystalline glass-ceramics // Journal of the European Ceramic Society. – 2023. – Vol. 43. – P. 2624-2633.

100 Zhu Y. et al. Helium irradiation induced microstructural damages and mechanical response of Al2O3-ZrO2-SiC composites // Journal of the European Ceramic Society. – 2023. – Vol. 43. Issue 8. – P. 3475-3485.

101 Egeland G.W. et al. Heavy-ion irradiation defect accumulation in ZrN characterized by TEM, GIXRD, nanoindentation, and helium desorption // Journal of nuclear materials. – 2013. – Vol. 435, №1-3. – P. 77-87.

102 Huang X.F. et al. Investigation of AlN ceramic anisotropic deformation behavior during scratching // Journal of the European Ceramic Society. – 2022. – Vol. 42, №6. – P. 2678-2690.

103 Clayton J.D., Tonge A.L. A nonlinear anisotropic elastic–inelastic constitutive model for polycrystalline ceramics and minerals with application to boron carbide // International Journal of Solids and Structures. – 2015. – Vol. 64. – P. 191-207.

104 Gorelov V.P. High-temperature phase transitions in ZrO 2 // Physics of the Solid State. – 2019. – Vol. 61. – P. 1288-1293.

105 Dutta H., Lee Y.C., Pradhan S.K. Microstructure characterization and polymorphic transformation kinetic study of ball-milled nanocrystalline a-TiO2–20 mol% m-ZrO2 mixture by X-ray diffraction and electron microscopy // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. – 2007. – Vol. 36, №1. – P. 17-27.

106 Bid S., Pradhan S.K. Preparation and microstructure characterization of ball-milled ZrO2 powder by the Rietveld method: monoclinic to cubic phase transformation without any additive // Journal of applied crystallography. – 2002. – Vol. 35, №. 5. – P. 517-525.

107 Kaoumi D., Motta A.T., Birtcher R.C. A thermal spike model of grain growth under irradiation // Journal of Applied Physics. – 2008. – Vol. 104, №7. – P. 073525-073530.

108 Kozlovskiy A.L., Zdorovets M.V. Study of the radiation disordering mechanisms of AlN ceramic structure as a result of helium swelling // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2021. – Vol. 32. – P. 21658-21669.

109 Tuleushev A.Z. et al. Induced spirals in polyethylene terephthalate films irradiated with ar ions with an energy of 70 MeV // Crystals. – 2020. – Vol. 10, №6. – P. 427-437.

110 Zdorovets M.V. et al. Induced ordering in polyethylene terephthalate films irradiated with Ar ions with an energy of 70 MeV // Surface and Coatings Technology. – 2020. – Vol. 386. – P. 125490-125495.

111 Alin M. et al. Comprehensive study of changes in the optical, structural and strength properties of ZrO2 ceramics as a result of phase transformations caused by irradiation with heavy ions // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2021. – Vol. 32, №13. – P. 17810-17821.

112 Sathyaseelan B. et al. Studies on structural and optical properties of ZrO2 nanopowder for opto-electronic applications // Journal of Alloys and Compounds. – 2017. – Vol. 694. – P. 556-559.

113 Dufour C. et al. Ion-matter interaction: the three-dimensional version of the thermal spike model. Application to nanoparticle irradiation with swift heavy ions // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2012. – Vol. 45, №6. – P. 065302-065310.

114 Alin M. et al. Study of the mechanisms of the t-ZrO2→ c-ZrO2 type polymorphic transformations in ceramics as a result of irradiation with heavy Xe22+ ions //Solid State Sciences. – 2022. – Vol. 123. – P. 106791-106799.

115 Peuchert U. et al. Transparent cubic-ZrO2 ceramics for application as optical lenses //Journal of the European Ceramic Society. – 2009. – Vol. 29, №. 2. – P. 283-291.

116 Guo H. et al. Current progress and perspectives of applying cold sintering process to ZrO2-based ceramics //Scripta Materialia. – 2017. – Vol. 136, №3. – P. 141-148.

117 Sabur A. et al. Investigation of material removal characteristics in EDM of nonconductive ZrO2 ceramic // Procedia Engineering. – 2013. – Vol. 56, №9. – P. 696-701.

118 Börner F. D., Lippmann W., Hurtado A. Laser-joined Al2O3 and ZrO2 ceramics for high-temperature applications // Journal of nuclear materials. – 2010. – Vol. 405, №1. – P. 1-8.

119 Ivanov I.A. et al. Effect of irradiation with heavy Xe22+ ions with energies of 165–230 MeV on change in optical characteristics of ZrO2 ceramic // Optical Materials. – 2021. – Vol. 120. – P. 111479-111489.

120 Gorshkov O.N. et al. Fabrication of the nanocrystal structures ZrO2 (y): Zr and SiO2: Si (p) by ion implantation // International Workshop on Nondestructive Testing and Computer Simulations in Science and Engineering. – SPIE, 1999. – Vol. 3687. – P. 258-263.

121 Gorshkov O.N., Novikov V.A., Kasatkin A.P. Formation of nanoparticles in the surface layer of stabilized ZrO 2 under ion irradiation // Neorganicheskie Materialy. – 1999. – Vol. 35, №5. – P. 604-610.

122 Saito Y., Imamura Y., Kitahara A. Optical properties of YSZ implanted with Ag ions // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2003. – Vol. 206. – P. 272-276.

123 Wesch W., Wendler E. Ion beam modification of solids // Series in Surf. Sci. – 2016. – Vol. 61. – P. 1-30.

124 Weber W.J. et al. The role of electronic energy loss in ion beam modification of materials // Current Opinion in Solid State and Materials Science. – 2015. – Vol. 19, №1. – P. 1-11.

125 Tuleushev A.Z. et al. Assessment of the irradiation exposure of PET film with swift heavy ions using the interference-free transmission UV-vis transmission spectra // Polymers. – 2021. – Vol. 13, №3. – P. 358-365.

126 Enculescu M. et al. Heavy ion induced damage in NaCl and KCl crystals // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2005. – Vol. 229, №3-4. – P. 397-405.