М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

ӘОЖ 677.027; 677: 658.562                                         	Қолжазба құқығында

БЕКТУРСУНОВА АЙНУР КЕНЕСБЕКОВНА

Шұлық және беймата тоқыма материалдарын бактерияға қарсы өңдеудің технологиясын жасау

6D073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

Философия докторы (PhD)

дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

Отандық ғылыми кеңесші:

техника ғылымдарының кандидаты, доцент Тогатаев Т.У.

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан ниверситеті, Шымкент қ.;

Шетелдік ғылыми кеңесші:

техника ғылымдарының докторы  Набиев Д.С.

«Chemistry International» ЖШҚ БК бас директоры Өзбекстан Республикасы

Қазақстан Республикасы

Шымкент, 2022ж.

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР	4

АНЫҚТАМАЛАР	5

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР	6

КІРІСПЕ	7

1 БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ ТОҚЫМА МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУДЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕНДЕРДІ АЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ	13

1.1 Күміс нанобөлшектерін синтездеудегі полимерлер мен жасыл жүйелердің рөлі	13

1.1.1 Полимерлерді пайдалану арқылы Ag-НБ синтездеу әдістері және оларды тоқыма саласында қолдану	14

1.1.2 Биологиялық жүйелерді пайдаланып, күміс нанобөлшектерін синтездеу және оларды тоқыма саласында қолдану	18

1.2 Тоқыма материалдарына антибактериялы қасиеттер беруге арналған күміс нанобөлшектері	22

1.3 Күміс нанобөлшектерімен бактерияға қарсы өңдеу кезінде тоқыманың калориметриялық сипаттамаларының өзгеруі	27

1.4 Бактерияға қарсы шұлық-ұйық бұйымдары мен беймата материалдарды қолдану салалары	35

1-ші тарау бойынша қорытындылар	38

2 ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ	40

2.1 Зерттеу объектілері	40

2.2 Күміс және карбоксиметилкрахмал негізінде нанокомпозицияны алу әдістемесі	41

2.3 Күміс және карбоксиметилкрахмал нанокомпозицияларымен трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата материалдарын өңдеу әдістемесі	41

2.4 Нанокүміс бөлшектерінің өлшемдерін және материалдар бетінің морфологиясын анықтау әдістемесі	42

2.5 Күміс және карбоксиметилкрахмал нанокомпозициясымен өңделген шұлық-ұйық бұйымдары мен беймата текстиль материалдардың бактерияға қарсы белсенділігін анықтау әдістемесі	42

2.6 Күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген шұлық-ұйық бұйымдары мен беймата текстиль материалдарының түс сипаттамаларының өзгеру дәрежесін зерттеу әдістемесі	42

2.7 Күміс және карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген шұлық-ұйық бұйымдары мен беймата текстиль материалдарының физикалық-механикалық және физикалық-химиялық сипаттамаларын зерттеу әдістемесі	43

2-ші тарау бойынша қорытындылар	45

3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ	46

3.1 Құрамында күміс нанобөлшектері мен карбоксиметилкрахмалы бар биологиялық ыдырайтын бактерицидті композицияның қалыптасу процесін зерттеу	46

3.2 Күміс және карбоксиметилкрахмал нанокомпозициясы концентрациясының трикотаж шұлық-ұйық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының бактерияға қарсы белсенділігіне әсерін зерттеу	55

3.3 КМК және УК сәулелену құрамының шұлық-ұйық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының бетіне күмістің НБ-ін бекіту тиімділігіне әсерін зерттеу	60

3.4 Күміс және карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген трикотаж материалдарының түстік сипаттамаларының өзгеруі	63

3.5 Шұлық-ұйық бұйымдары және беймата тоқыма материалдарының физикалық-механикалық қасиеттеріне КМК мен УК сәулеленуінің әсерін зерттеу	83

3.6 Бактерияға қарсы шұлық-ұйық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының патогенді микрофлораның әсеріне, дымқыл өңдеуге және тұрмыстық жууға тұрақтылығын зерттеу	84

3.7 Күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген талшықты материалдардың химиялық, физикалық-химиялық және құрылымдық өзгерістерін зерттеу	88

3.8 Бактерияға қарсы тоқыма материалдарын бактерицидтік өңдеу процесін математикалық модельдеу	90

3.9 Бактерияға қарсы тоқыма материалдарын бактерицидтік өңдеу процесінің оңтайлы параметрлерін анықтау....................................................................................................................94

3-ші тарау бойынша қорытындылар	95

4 ТРИКОТАЖ ШҰЛЫҚ БҰЙЫМДАРЫ МЕН БЕЙМАТА ТОҚЫМА МАТЕРИАЛДАРЫН КҮМІС ПЕН КАРБОКСИМЕТИЛКРАХМАЛДЫҢ НАНОКОМПОЗИЦИЯСЫМЕН БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ	97

4.1 Шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының талшықтарына микробқа қарсы кешенді қосу тәсілін әзірлеу	98

4.2 Бактерияға қарсы өңдеуден кейін УК-сәулелендіру	103

4.3 Трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарын күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен бактерияға қарсы өңдеудің технологиялық схемасын әзірлеу	103

4-ші тарау бойынша қорытындылар	104

ТҰЖЫРЫМ	105

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ	106

ҚОСЫМШАЛАР............................................................................................................... 119

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы диссертациялық жұмыста келесідей құжатттaрғa сілтемелер жасалынды:

МемСТ 9.060-75. Микробиологиялық ыдырауға тұрақтылыққа зертханалық сынау әдістері.

МемСТ 9.048-89. Зең грибоктарының әсеріне тұрақтылыққа зертханалық сынау әдістері.

ҚР СТ ISO 20743-2012. Тоқыма. Антибактериялы өңделген өнімдердің бактерияға қарсы белсенділігін анықтау.

МемСТ 3813-72. Созылу кезіндегі үзілу сипаттамаларын анықтау әдістері.

МемСТ 12088-77. Ауа өткізгіштігін анықтау әдістері.

МемСТ 12.4-049-78. Мақта маталары және жұмыс киімдеріне арналған аралас маталар. Ылғалды өңдеуге тұрақтылықты анықтау әдісі.

ISO 16140:2003. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the validation of alternative methods.

Кеден одағының КО ТР 017/2011. Жеңіл өнеркәсіп тауарларының қауіпсіздігі туралы техникалық регламенті.

Кеден одағының КО ТР 007/2011. Балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімнің қауіпсіздігі туралы техникалық регламенті.

АНЫҚТАМАЛАР

Осы диcceртaциядa сәйкесінше анықтамаларымен қоса кeлeciдей терминдер қолданылады:

Балама әдіс - осы санаттағы өнімдер үшін тиісті стандартты әдісті қолданып, өлшенетін бірдей талдауды анықтауды немесе бағалауды қамтамасыз ететін талдау әдісі.

Бактерияға қарсы агент - бактериялардың өсуін жоюға немесе азайтуға арналған өнім.

Бактерияға қарсы белсенділік – бактериялардың өсуін жоюға немесе азайтуға арналған бактерияға қарсы жабынның белсенділігі.

Микробқа қарсы (бактерияға қарсы) әрлеу – тоқыма бұйымдарын микробқа қарсы препараттармен өңдеу, олар микробтарды толығымен өлтіретін немесе бактериялардың өсуін тоқтататын немесе тоқтататын препараттар ретінде қолданылады.

Аппрет - қажетті қасиеттерді беру үшін тоқыма материалдарына әрлеу кезінде қолданылатын зат.

Ауа өткізгіштігі - тоқыма материалының ауа өткізу қабілеті.

Тоқыма бақылау үлгісі - Бактерияға қарсы жабыны жоқ бактериялардың белсенділігін тексеру үшін қолданылатын мата.

Нанобөлшек - қоршаған ортамен айқын шекарасы бар оқшауланған қатты фазалық объект, оның өлшемдері барлық үш өлшемде 1-ден 100 нм-ге дейін.

Стандартты әдіс - халықаралық деңгейде қабылданған және кеңінен қолданылатын әдіс.

# БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

ATC - American Type Culture Collection (американдық типтік жинақ культуралар);

B. subtilis - Bacillus subtilis;

E.coli - Escherichia coli;

S.aureus - Staphylococcus aureus;

S.epidermidis - Staphylococcus epidermidis;

АКМ - атомдық күш микроскопиясы;

Арт. – артикул;

ҒЗЖ - ғылыми-зерттеу жұмысы;

ЖА МЭМ - жоғары ажыратымдылықтағы мөлдір электронды микроскопия;

ИҚ – инфрақызыл;

ИКФС - инфрақызыл фотометриялық спектроскопия

КМК - карбоксиметилкрахмал;

КМЦ - карбоксиметилцеллюлоза;

ЛБПР - локализацияланған беттік плазмалық резонанс

мм мата - мақта мата;

МЭМ - мөлдір электронды микроскопия;

НБ - нанобөлшектер;

НБ-Ag - күміс нанобөлшектері;

ПА - полиамид;

ПЭ - полиэфир;

РҚТ - рентгендік құрылымдық талдау;

СЭМ – сканерлеуші электрондық микроскопия;

ТГТ - термогравиметриялық талдау;

ТМ - тоқыма материалы;

УД - ультрадыбыс;

УК - ультракүлгін;

ЭДРС - энергодисперсиялық рентген спектроскопиясы.

КІРІСПЕ

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Жетілдірілген бактерияға қарсы өңдеу әдістерін шұлық және беймата материалдарына қолданудың ғылыми негізі қарастырылған.

Диссертация тақырыбының өзектілігі.Тоқыма өнеркәсібіндегі соңғы инновациялық әзірлемелердің негізгі қозғаушы күштерінің бірі - бұл бактерияға қарсы белсенділік, беріктік және экологиялық тұрақтылық. Бактерияға қарсы тоқыма киім, әскери киім, таңғыштар, және маскалар ретінде түрлі қолданысы бар. Мақта және басқа целлюлоза маталары жақсы негізгі қасиеттерге ие болғандықтан, қасиеттерін арттыру үшін функционалдылығы белсенді зерттеу саласы болып табылады.

Мақта, жібек және жүн сияқты табиғи тоқыма адам өмірінде регенерация, жұмсақтық және теріге жақындық сияқты ерекше қасиеттеріне байланысты кеңінен қолданылады. Қазіргі уақытта нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру және адамдардың өмір сүру деңгейін жақсарту үшін тоқыма бұйымдарын өзгертуге, оларға микробқа қарсы және басқа да қасиеттер беруге көп күш жұмсалды. Ең көп қолданылатын және кең таралған табиғи целлюлоза материалы ретінде қарастырылатын мақта үшін микробқа қарсы әрлеу маңызды модификациялардың бірі болып табылады, өйткені мақта маталарына микробтардың өсуі олардың қасиеттеріне ғана емес, сонымен бірге адам денсаулығына да әсер етеді. Өкінішке орай, жылы және ылғалды орта мен қоректік заттар мақта матасының бетінде микробтардың өсуіне және көбеюіне қолайлы.

Бүгінгі таңда, жаңа, бұрын өндірілмеген, оның ішінде микробқа қарсы және биоқорғалған жоғары сапалы материалдардың кең ассортиментін жасау үшін целлюлоза талшықтарын модификациялау тәсілдерін жетілдіру бойынша зерттеулер белсенді дамуда. Көптеген микробқа қарсы құралдардың ішінде теңдессіз артықшылығы бар күміс бөлшектерімен нанокомпозитті материалдарды әзірлеу ерекше қызығушылық тудырады. Күміс тұздары (күмістелген су, лимон немесе сүт қышқылды, сондай-ақ хлорлы күміс) ерітіндісі сіңірілген материалдар, жараның жазылуына ықпал етіп және олардың іріңдеуін болдырмайды.

Біз жүргізген ғылыми зерттеудің өзектілігі, оның нәтижелері табиғатты тиімді пайдалану, экология саласындағы туындаған мәселелерді шешуге, сондай-ақ биологиялық ыдырайтын, қолданылуы адам ағзасына теріс жанама әсермен сүйемелденбейтін бактерицидті материалдарды алуға байланысты бағытталған, оларды қолдану адам ағзасына жағымсыз жанама әсерлермен бірге жүрмейді.

Біз ұсынған өңдеу бұйымдарға жоғары гигиеналық қасиеттер беріп, балғындық пен жайлылық сезімін тудырады. Ол адамның саңырауқұлақша ауруларын тудыратын бактериялар мен микро саңырауқұлақшалардың көбеюіне және өсуіне кедергі жасайды. Сонымен қатар, антимикробқа қарсы өңдеу талшықтарды микроорганизмдердің ыдыратуынан қорғауы, оны қолдану шұлық-ұйық бұйымдарын пайдалану мерзімін 10-15%-ға арттыруы, қосымша экономикалық тиімді әсер алуға мүмкіндік береді.

Зерттеудің Қазақстан Республикасының ғылымы мен технологияларын дамытудың басым бағыттарына сәйкестігі. Бұл зерттеу Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына, Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудың 2022–2026 жылдарға арналған тұжырымдамасына және Қазақстан Республикасының ғылымы мен технологияларын дамытудың басым бағытына сәйкес орындалды.

Мәселені зерттеу дәрежесі. Бактерияға қарсы әрлеудің ғылыми негіздері мен технологиясының дамуына отандық және шетелдік белгілі ғалымдар: Таусарова Б.Р., Бүркитбай А.Б., Кутжанова А.Ж., Сулейменова М.Ш., Маукенова А.Н., Дюсенбиева К.Ж. Олтаржевская Н.Д., Кричевский Г.Е., Калонтаров И.Я., Морыганов П.А., Прорекова Н.П., Липатова И.М., Дымникова Н.С., Красина И.В., Букина Ю.А., Пехтаева E.Л., A.J. Borsa, Gao Y., San G. және басқалары елеулі үлес қосты.

Диссертация орындалған жоғары білім беру мекемесінің ғылыми-зерттеу жұмыстарымен диссертацияның байланысы. Зерттеу жұмысы «Жоғары жиілікті токтардың тоқыма материалдарының ағарту технологиясының жетілдіруіне әсерін зерттеу» тақырыбы бойынша (№ Б-16-05-09) мемлекеттік бюджеттік ғылыми-зерттеу жұмысы шеңберінде және М.Әуезов атындағы ОҚУ «Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» кафедрасының ҒЗЖ бағдарламасы бойынша орындалу жоспарына байланысты орындалған.

Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. физика-механикалық және гигиеналық қасиеттері бар күміс нанобөлшектерін және карбоксиметилкрахмалды  модификациялау арқылы тұрақты антимикробқа қарсы әсері бар бактерицидтік шұлық бұйымдары мен беймата материалдарды алудың жаңа, экологиялық қауіпсіз технологиясын зерттеу және әзірлеу.

Зерттеу міндеттері:

- бактерияға қарсы бұйымдарды алу мақсатында трикотаж және беймата материалдар өндірісінде биологиялық белсенді кешендерді алу және пайдалану мәселесінің қазіргі таңдағы жағдайын талдау;

- микробқа қарсы заттарды талдау, тиімді биологиялық белсенді кешенді жасау, оның микробқа қарсы әрекет ету механизмін және шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының талшықтарына бекіту әдісін зерттеу;

- трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарына сіңдіру үшін карбоксиметилкрахмал және күміс нанобөлшектері негізіндегі бактерияға қарсы препараттың оңтайлы концентрациясын белгілеу;

- трикотаж шұлық бұйымдарының бетіне күміс нанобөлшектерін тұрақты бекітуге және біркелкі жайластыруға әкелетін өңдеу параметрлерін орнату;

-пайдалану барысында антимикробқа қарсы шұлық бұйымдары мен беймата материалдарға эксперименттік зерттеулер жүргізу;

- микробқа қарсы шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының патогенді микрофлораның әсеріне, дымқыл өңдеулерге және тұрмыстық жууға төзімділігін зерттеу;

- микробқа қарсы шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарын алудың экономикалық тиімділігін бағалау, оларды қолдануға қатысты ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу объектілері NaКМК және НБ күміс негізіндегі бактерияға қарсы нанокомпозиция, әзірленген нанокомпозициямен өңделген шұлық бұйымдары және беймата материалдары болып табылады.NaКМК және НБ негізінде нанокомпозицияны алу процестері; трикотаж және беймата материалдарды бактерияға қарсы өңдеу технологиясы; әзірленген бактерицидті материалдар мен бұйымдардың бактерияға қарсы белсенділігін тексеру процестері болып табылады.

Зерттеу әдістері. Зерттеулерде физика-химиялық және физика-механикалық зерттеу әдістері, тоқыма материалдарының бактерияға қарсы белсенділігін сынау, ИҚ-спектроскопия, ЯМР-спектроскопия, микроскопия, дифференциалды сканерлеу колориметриясы, технологиялық әдістер қолданылды.

Диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығы келесідей:

- биологиялық ыдырайтын биологиялық белсенді нанокомпозиция зерттелді және ұсынылды, оны трикотаж және беймата материалдардың талшықтарына бекіту тетігін және микробқа қарсы әсер етуі зерттелді;

- NaKMK құрамына енгізу NaKMK-нің күміс бөлшектерімен байланысын қалыптастыру және олардың айналасында агрегацияға кедергі келтіретін зарядталған қабықша құру арқылы нанобөлшектердің мөлшері бойынша жеткілікті түрде ықшам бөлінетін күміс нанобөлшектердің тұрақты жүйелерін алуға мүмкіндік беретіні анықталды;

- Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa тест-культураларына бактерияға қарсы қасиеттері бар карбоксиметилкрахмалдың күміс нанобөлшектері мен натрий тұзымен модификацияланған трикотаж және беймата материалдар әзірленді;

- трикотаж жайманы әзірленген нанокомпозициялық құраммен өңдеу кезінде оның бетінде торлы полимерлік құрылымдар түзілетіні анықталды, олар трикотаж бетінде Ag нанобөлшектерінің тұтасуының артуына алып келеді;

- бактерияға қарсы тоқыма материалдарын бактерицидтік өңдеу процесінің математикалық моделі әзірленді және оларды өңдеудің оңтайлы шарттары белгіленді.

Зерттеудің практикалық нәтижелері келесідей:

- синергиялық әсерге және ұзаққа созылған емдік әсерге ие микробқа қарсы кешен әзірленді;

- трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарын өңдеуге арналған карбоксиметилкрахмал және күміс нанобөлшектері негізінде бактерияға қарсы препараттың оңтайлы концентрациясы белгіленді;

- тоқыма шұлықтар мен беймата тоқыма материалдарының бетіне күміс нанобөлшектерді тұрақты бекітуге және біркелкі таратуға әкелетін өңдеу параметрлері орнатылды;

- көпретті қолдануға болатын жаймалардың бактерияға қарсы қасиеттерінің тұрақтылығы түстердің өзгермейтіндігімен және оларды бірнеше рет жуғаннан кейін бактериостатикалық қасиеттердің болуымен дәлелденді;

- реактивті бояғыштармен боялған үлгілердегі түс күміс нанобөлшектермен өңделгеннен кейін тереңдей түсетіні анықталды. Осы әсердің арқасында аз бояуды қолдана отырып, күңгірт түске қол жеткізуге болады;

- трикотаж және беймата материалдарды күміс нанобөлшектермен модификациялау арқылы бактерияға қарсы өңдеудің технологиялық схемасы жасалды.

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі теориялық зерттеулермен негізделген, эксперименттермен, есептердің дұрыстығымен, химиялық және физика-механикалық сынақтардың нәтижелерімен расталған математикалық есептердің дәлдігімен дәлелденген. Алынған эксперименттік нәтижелер физика-химиялық, физика-механикалық және бактерияға қарсы белсенділікті сынаумен расталды.

Зерттеу нәтижелерінің ғылыми және практикалық маңыздылығы:

Жұмыстың ғылыми маңыздылығы – санитарлық-гигиеналық өнімдерді өндіруде бактерицидтік агент ретінде қолдануға болатын полимерлі субстрат-карбоксиметилкрахмалда тұрақтандырылған күміс нанобөлшектерді синтездеу.

Жұмыстың практикалық құндылығы - КМК және НБ күмістің нанокомпозициясымен бактерияға қарсы өңдеу технологиясын жасау және ұзақ мерзімді пайдалану кезінде тұрақты қасиеттері бар арнайы мақсаттағы тоқыма материалын алуға мүмкіндік беретін арнайы мақсаттағы тоқыма материалдарын алу.

Зерттеу нәтижелерін енгізу. Бактерияға қарсы материалдарды әзірлеу бойынша алынған нәтижелер негізінде:

- Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Ұлттық зияткерлік меншік институтының «Құрамында күмісі бар микробқа қарсы целлюлоза материалын алу тәсілі» өнертабысына патент алынды [1];

- бактерияға қарсы композицияның құрамы мен алу тәсілі әзірленіп, күміс нанобөлшектері мен карбоксиметилкрахмалдың натрий тұзы негізінде бактерицидтік композицияның тәжірибелі партиялары дайындамасы «Хлопкопром-целлюлоза» ЖШС-нің (Шымкент қ.) орталық зауыт зертханасы жағдайында жасалды (А қосымшасындағы күміс нанобөлшектері мен карбоксиметилкрахмалдың натрий тұзы негізіндегі бактерияға қарсы композицияның тәжірибелік партиясын жасау актісі (Акт наработки опытной партии антибактериальной композиции на основе наночастиц серебра и натриевой соли карбоксиметилкрахмала от 10.10.2018 г.);

- ерлер шұлықтарын микробқа қарсы өңдеуге арналған күміс нанобөлшектері мен карбоксиметилкрахмалдың натрий тұзы негізіндегі бактерицидтік композицияны өндірістік сынақтан өткізу «Əлем-БТ» ЖШС (Шымкент қ.) өндірістік жағдайында жүргізілді (Б қосымшасындағы ерлер шұлықтарын микробқа қарсы өңдеуге арналған карбоксиметилкрахмалдың күміс нанобөлшектері мен натрий тұзы негізіндегі бактерицидтік композицияны өндірістік сынау туралы актісі (Акт о производственном испытании бактерицидной композиции на основе наночастиц серебра и натриевой соли карбоксиметилкрахмала для антимикробной обработки мужских носков от 12.12.2018 г.);

- алынған нәтижелер М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің «Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» білім беру бағдарламасы бойынша дәріс сабақтарын жүргізуде белсенді қолданылды. Ғылыми-зерттеу нәтижелері аталған білім беру бағдарламасы шеңберінде оқытылатын пәндерге енгізіліп, оқу процесіне ендіру актілерімен расталған (В қосымшасындағы «Шұлық және беймата тоқыма материалдарын бактерияға қарсы өңдеудің технологиясын жасау» тақырыбындағы диссертациясы бойынша орындалған ғылыми зерттеудің нәтижелерін енгізу актісі, 30.03.2021 ж. №360);

- ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сарапатама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінде полимерлік және басқа материалдардың, олардан жасалған бұйымдардың, химиялық заттар мен композициялардың үлгілеріне зерттеу жүргізілді (Г қосымшасы);

- «Шұлық және беймата тоқыма материалдарын бактерияға қарсы өңдеудің технологиясын жасау» тақырыбындағы диссертациясы бойынша орындалған ғылыми зерттеудің нәтижелерін оқу процесіне енгізу актілері (Д және Е қосымшалары);

- ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесі жүргізген «Полимерлік және басқа материалдардың, олардан жасалған бұйымдардың, химиялық заттар мен композициялардың үлгілерін зерттеу» хаттамасы (Спанлейс беймата жаймасына) (Ж қосымшасы).

-Күміс және КМК нанокомпозициясы концентрациясының трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының бактерияға қарсы белсенділігіне әсерін зерттеу есебі. «Микробиология академиялық ғылыми» Институты ӨР.(З қосымшасы).

Зерттеу нәтижелерін апробациялау. Диссертациялық жұмыс материалдары түрлі халықаралық, республикалық конференциялар мен семинарларда, яғни: «Узбекистан-Россия «Технология текстиля-2018», Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности», Халықаралық семинар, (Өзбекстан, Ташкент, 2018), «Инновационные технологии в отделке текстильных материалов и в бумажном производстве, посвященный 60-летнему юбилею кафедры «Химическая технология», Инновационные технологии отделки текстильных материалов, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности», Халықаралық ғылыми-практикалық семинар, (Өзбекстан, Ташкент 2019), VII International Conference Industrial Technologies and Engineering ICITE-2021, M. Auezov South Kazakhstan University, Халықаралық конференция (Шымкент, 2021) баяндалып, талқыланды.

Зерттеу нәтижелерінің жариялануы. Диссертациялық зерттеулердің негізгі қорытындылары 14 баспалы мақалаларға шығарылған, оның ішінде 6 мақала Scopus (Ұлыбритания, Румыния, Ресей) негізгі деректер базасына кіреді, 4 мақала ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің ұсынған басылымдарында шығарылды, 4 баспалы мақалалар Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар және Халықаралық ғылыми-практикалық семинарлар жинағына шығарылды. 1 патент өнертабысқа алынды (И қосымшасы).

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, төрт тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, қосымшадан тұрады. Диссертация көлемі 135 бет құрайды.

1 БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ ТОҚЫМА МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУДЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕНДЕРДІ АЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ

Қазақстандық тұтынушы үшін ғылымды қажетсінетін, өндірістер жағдайында өндірілетін, бактерияға қарсы импортталатын материалдардың басты кемшілігі олардың жоғары құны болып табылады. Ал отандық өндірістің бактерияға қарсы материалдары әрдайым ұқсас импорттық тауарлармен бәсекелесе алмайды, бұған ең алдымен, шығарылатын өнімнің кең ассортиментінің жеткіліксіздігі, сондай-ақ шығарылатын тауарлар қасиеттерінің тұтынушының барлық талаптарына сәйкес келмеуі себеп болып саналады. Бұл мәселені шешу үшін инновациялық технологиялар мен белсенді антибактериялы заттарды талшықтардың бетіне тиімді жағуға және құрылымына енгізуге қол жеткізуге мүмкіндік беретін нанотехнологияларды қолданып, бактерияға қарсы материалдардың жаңа түрлерін шығаруды ұйымдастыру қажет. Нарықта шетелдік өнімнің қазақстандық аналогтарының болмауының, сондай-ақ бұл ішінара денсаулық сақтау жүйесі саласындағы мемлекеттік белсенді саясатына негізделген. Осы тауарлар тобына халықтың сұранысының өсуіне байланысты және халық арасында алдын-алу іс-шаралар мен салауатты өмір салтын насихаттау, бактерияға қарсы беймата және трикотаж материалдарын өндіру, сонымен бірге оларға антибактериялы және бактериостатикалық қасиеттер беру мақсатында өндірілетін материалдардың модификациясы қазақстандық өндірушілер үшін өзекті міндет болып табылады [2].

Тоқыма материалдарына бактерицидтік қасиеттер берудің екі негізгі мақсаты бар: бактериялардың әсерінен қорғау және тоқыма материалдарымен жанасатын объектілердің патогендік микрофлорасының әсерінен қорғау.

Белгілі болғандай, мақта микробтардың әсеріне өте сезімтал [3], өйткені ол су мен микробтық ферменттерді оңай сақтайды, бұл олардың полимерлі байланыстарын оңай гидролиздейді. Сонымен қатар, табиғи талшықтарда микробтардың сақталу кезеңі де әртүрлі.

Берілген қасиеттері бар тоқыма материалдарын әзірлеуге және өндіруге көп көңіл бөлінеді. Бұл бағытта тоқыма материалдарын микробқа қарсы өңдеу жетекші орын алады. Мақта, зығыр, жүн, синтетикалық және жібек талшықтарынан жасалған микробқа қарсы материалдар медициналық таңғыштарды [4, 5], майлықтарды [6, 7], санитарлық-гигиеналық бұйымдарды [8, 9], іш киім мен төсек-орын [10, 11], шұлық-ұйық бұйымдарын [12], сондай-ақ қауіпті инфекциялар қоздырғыштарымен жұмыс істеу кезінде арнайы қорғаныш киімдерін өндіруде кеңінен қолданылады [13].

1.1 Күміс нанобөлшектерін синтездеудегі полимерлер мен жасыл жүйелердің рөлі

Нанобөлшектерді өндірудің кең таралған әдісі - полимерлер ортасындағы синтез болып табылады. Соңғы уақытта полимерлерді матрица ретінде пайдаланылатын, ал толтырғыштары металл нанобөлшектері (НБ) болып табылатын, нанокомпозиттерді құрумен байланысты ғылыми бағыт кең етек алды. Металдардың НБ-ін енгізу, полимерлерге практикалық қолдану үшін, жаңа перспективті қасиеттер беретіндіктен, металлополимерлік нанокомпозиттік материалдар кеңінен зерттелуде [14].

Бүгінгі таңда күміс нанобөлшектерді полимерлермен синтездеудің көптеген әдістері бар, бірақ олардың көпшілігі, не алынған нанобөлшектерді тұрақтандыру, немесе күміс иондарын тотықсыздандыру үшін қолданылатын уытты реагенттерге негізделген [15, 16]. Сонымен бірге, тұтынушының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін нанобөлшектерді пайдаланғанда, тоқыма материалдарын бактерияға қарсы өңдеу үшін қолданылатын бактерицидтік құрамдарды синтездеу кезінде, уытты заттарды пайдалануға жол бермеу қажет [17–20].

1.1.1 Полимерлерді пайдалану арқылы Ag-НБ синтездеу әдістері және оларды тоқыма саласында қолдану

[21] жұмыста тотықсыздандырғыш және тұрақтандырғыш ретінде полимерлер мен өсімдіктерді пайдалану арқылы химиялық және жасыл тәсілдер көмегімен Ag-НБ синтездеудің әдістеріне жасалған талдау жүргіздік. Мұнда химиялық синтез Ag-НБ алудың ең маңызды әдісі болып саналатындығын көрсетіп, химиялық әдісте зиянды органикалық еріткіштерді пайдалану оның негізгі кемшілігі болып табылатындығы келтірілді. Сонымен бірге, осы еңбекте химиялық әдістермен салыстырғанда жасыл әдістерінің бірқатар артықшылықтары да нақтыланды, атап айтатын болсақ, олар: ұзақ уақыт бойы жоғарғы тұрақтылығын сақтау, жеңіл, биоүйлесімді және экономикалық тұрғыдан тиімді.

N,N-диметилформамид, полиэтиленгликоль (ПЭГ), поливинилпирролидон (ПВП), поли(N- изопропилакриламид), поли(метилметакрилат), поли(метакрил қышқылы) коллаген, целлюлоза, крахмал және олардың туындылары сияқты полимерлі қосылыстар, Ag-НБ синтезін тотықсыздандырғышы және тұрақтандырғышы ретінде қолданысқа ие болды [22–28]. Бұл полимерлер сулы және сулы емес ерітінділердегі олигомерлік кластерлерге агломерациялап, күміс иондарын (Ag+) металл күміске (Ag0) дейін тотықсыздандырады. Соңында, бұл кластерлер металл коллоидты нанокүміс түзеді [29–31]. Бұл қосылыстар нанобөлшектерді тұнбаға түсірмейді, сонымен қатар беттік қасиеттерін жоғалтуын болдырмайды [32, 33].

Әралуан құрамды тоқыма материалдарының ассортиментін кеңейту және қасиеттерін жақсартудың негізгі әрі перспективті бағыты - тоқыма талшықтарын өндіруге арналған химиялық заттардың жаңа түрлерін жасаудан гөрі, жаңа қасиеттер беру үшін қолданыстағы талшықтар мен дайын тоқыма материалдарын модификациялау болып табылады. Тоқыма материалдарына бактерияға қарсы қасиеттерді аппреттеу сатысында да, яғни тоқыма жаймасын әрлеудің фиништік соңғы кезеңінде, атап айтқанда бояу кезінде, материалға химиялық бактерияға қарсы затты қолдану арқылы беруге болады. Бұл әдіс экономикалық тұрғыдан тиімді, өйткені ол технологиялық процесті тек соңғы кезеңінде ғана қайта құруды қажет етеді [34].

Авторлар, гипертармақталған поли(амидоаминде) (ГТПАА) гипертармақталған поли(амин эфирімен) модификацияланған күміс нанобөлшектерді өздігінен құралуы арқылы күмістің нанобөлшектерімен қапталған (ГТПАЭ/AgНБ) жібек талшықтарын (ЖТ) алудың тиімді әрі экологиялық тұрғыдан қарастыруын хабарлайды. Жібек талшықтарын (ГТПАА/ЖТ) модификациялау ГТПАЭ тұйықталған гидроксилді топтары мен ГТПАА тұйықталған амин топтары арасындағы молекулааралық өзара әрекеті арқылы іске асырылады. ГТПАЭ/AgНБ композициясы бөлшектерінің орташа мөлшері 11,8 нм шегінде болады. Әзірленген өздігінен құралуы технологиясы, бактерияға қарсы тоқыманың сапасын бақылау үшін маңызды болып табылатын, қапталған талшықтардағы Ag құрамын дәл бақылау үшін қарапайым, тиімді және экологиялық таза жабын жабу стратегиясын қамтамасыз ете алады [35].

[36] жұмыста N-метилморфолиннің (NMMO) N-оксидіндегі күміс нанобөлшектерін синтездеу әдісі және онымен байланысты механизм, сонымен қатар целлюлоза талшықтарының in situ көлемін модификациялау үшін қолданылуы көрсетілген. Синтезделген бөлшектердің диаметрі шамамен 4 нм болды, ал олардың коллоидтық ерітіндісі 1 жыл бойы тұрақты болды. Нанобөлшектер полиэтилениминді қолдану арқылы тұрақтандырылды, бұл нанобөлшектердің агломерациясын болдырмаудан басқа, Ag иондарының тотықсыздануын тездетіп, NMMO деградациясының алдын алды.

Авторлар [37] сулы-сілтілі ерітіндіде пектин-күміс нанокомпозитті алудың қарапайым тәсілін жасады. Эксперименттердің нәтижелері пектин-нанокүмістің шынайы композициялық құрылымын және пектин мен күміс молекулалары арасында күшті өзара әрекеттесудің болуын әрі онымен қапталған маталардың бетіне тұрақтандырылған физикалық отыруын көрсетеді. Алынған AgНБ мақта маталарына қолдану сәтті шықты және 100 ppm AgНБ байланыстырғышын қолдану E.coli, P.aeruginosa және S.aureus-ке қарсы керемет антибактериялы белсенділігін көрсетті. Бұл жұмыс қарапайым және ыңғайлы қаптамалы техниканы қолданып, көп функциялы мақта маталарын дайындауды қарастырады. Алдымен күміс нитратын карбоксиметилцеллюлозамен әрекеттестіріп, AgКМЦ нанобөлшектерінің композитін алды. Алынған AgКМЦ-ны карбоксиметилцеллюлоза макромолекулалары мен мақтаның макромолекулярлы блоктарының арасында көлденең линкер ретінде қолданылған мақта матасына 18,2 нм орташа мөлшерімен отырғызды. Көп қаптамалы композициялық материалдарды қолдану дайын маталарға реңк, ультракүлгінге төзімділік, электрлік кедергі және биоцидтік әсер сияқты жаңа қасиеттер берді. Күмістің синтезделген нанобөлшектері де тұрақты биоцидтік әсер беретіндігі [38] анықталды.

Әр түрлі медициналық мақсаттарға қажет бағалы бактерияға қарсы маталар, сипатталған әдістің арқасында керемет антибактериялы қасиеттерге қол жеткізілгендіктен, сәтті шығуы мүмкін [39]. Осы зерттеуде ультракүлгін сәулеленудің әсеріндегі Ag-НБ көмегімен ацетатцеллюлозалық наноталшықтан деацетилденген, целлюлоза наноталшықтарын (ЦНТ) безендірудің тиімді әдістері туралы мәлімет берілген. Ag/ЦНТ мөлшері мен құрамы батыру ерітінділерінің концентрациясымен жақсы корреляцияланатындығы көрсетілген.

Грам-теріске қарсы сияқты, грам-оң бактерияларына да қарсы бактериалды ингибирлеу аймақтары мен бактерицидтік тиімділігін зерттеді. Нәтижелер E.coli және B. subtilis-ке қарсы керемет бактерицидтік белсенділікті көрсетті [40]. Бұл жұмыста хитозан-поли(3-гидроксибутират) полимерлі композит (Хит-ПГБ) тотықсыздандыратын және тұрақтандыратын материал ретінде әрекет ететін күміс нанобөлшектерін синтездеудің экологиялық және тұрақты әдісі сипатталған. Алынған нанобөлшектер 4-нитрофенолды 4-аминофенолға дейін тотықсыздандыру кезінде ерекше каталитикалық белсенділікті көрсетеді. Ag-НБ олардың синтезін, мөлшерін және морфологиясын дәлелдеу үшін, яғни СЭМ мен ПЭМ сияқты бірнеше әдістермен сипатталды. Бұл ретте синтезделген Ag-НБ, күміс нанобөлшектермен салыстырғандағы 4-нитрофенолдың тотықсыздану реакциясының ең жылдам кинетикасын көрсетті [41, 42].

Антибактериялы белсенділігі жоғары және қоршаған ортаға әсері төмен жаңа микробқа қарсы материалдарды жасау бүкіл әлем халықтарының денсаулығы үшін өте маңызды, бірақ қиын міндет болды. Бұл жұмыста тұрақты, селективті, тиімді және экологиялық таза, осы сияқты кеуекті антимикробты агентті гүлге ұқсас етіп құру мақсатында, оңай минералдану процесі туралы айтылады. Бұл жаңа микробқа қарсы материал органикалық полидопаминдерден (ПД) және бейорганикалық (мыс фосфаты) компоненттерден синтезделеді, мұнда ПД гибридті архитектураға қосылуы сыртқы улы тотықсыздандырғыштарды қажет етпестен күміс нанобөлшектерге (Ag-НБ) күміс иондарының in situ тікелей тотықсыздануын қамтамасыз етеді. Ag-НБ және наногүлдің (наноцветок) үлкен беткейінің көлемді аумағының үйлесімі грам-теріс (E. сoli) ішек таяқшасына қатысты антимикробтық белсенділіктің жоғары селективтілігіне алып келеді, сонымен қатар, сүтқоректілердің бірге өсірілген жасушаларын сау және бұзылмаған қалпында қалдырады. Одан бөлек, гибридті микробқа қарсы материал тұрақты болып табылып, қоршаған ортаға үнемі зиян келтірмей, қолданғаннан кейін оңай қалпына келтірілуі мүмкін екендігі көрсетілген [43].

Полисахаридтер нанокүмісті дайындауға арналған керемет шаблондар болып саналады. Олар биоүйлесімді және биоыдырайды. Полисахаридтер Ag-НБ синтезінде қос рөл атқарады, яғни тотықсыздандырғыштар және/немесе тұрақтандырғыш заттар [44–47].

Крахмал ерітіндісі (тотықсыздандырғыш/тұрақтандырғыш агенті) және AgNO3 Ag-НБ синтезі үшін қолданылды, және осы агенттердің көмегімен 10–34 нм тұрақты Ag-НБ алынды. Бұл нанобөлшектер шамамен 3 ай бойы 25°С сулы ерітіндіде тұрақты болды [45,б.2016]. Демек, өлшемі шағын Ag-НБ (5-20 және ≤10 нм) крахмал мен глюкозалы NaOH ерітіндісін қолданып, дайындалуы мүмкін [48]. Сілтілік ерітінділерді крахмалдағы сфералық нанобөлшектерді синтездеу үшін де қолдануға болады [49].

Кіші өлшемді (1-21 нм) және сфералық пішінді Ag-НБ карбоксиметилкрахмал көмегімен синтезделді. Суда еритін фотоинициатор (СФ) 4-(триметиламмоний метил) бензофенонхлорид алғаш рет Ag-НБ синтезінде қолданылады. Синтездің жаңа әдісі СФ/УК жүйесін, карбоксиметилкрахмал (КМК), күміс нитраты мен суды қолдануды қамтиды. Күміс иондарын Ag-НБ дейін СФ/УК жүйесімен, сондай-ақ жаңа туған альдегидті топтармен тотықсыздандыру механизмі ұсынылған. Синтезделген Ag-НБ өлшемдері 1-21 нм диапазонында болды [46,б.11]. Дайындалған Ag-НБ мақта маталарына бактерияға қарсы өңдеу үшін қолданылды. СФ/УК жүйесі ұзақ мерзімді антибактериялы қасиеттер беру үшін Ag-НБ-КМК композитін мақта-маталарға фотобіріктіру жолымен, Ag-НБ мақта-мата маталарына фиксациялау үшін қосымша пайдаланылды. Дайын маталарды бактерияға қарсы қасиеттерін бағалау үшін S.aureus және E.coli қолданылды. Олар наноөлшемнің қалыптасқан құрылымына байланысты жасуша қабырғасының құрылымы мен әрекет ету тәсілінде ерекшеленсе де, S.aureus және E.coli ингибирлеу аймағы бірдей [50, 51].

КМК-ге ұқсас, хитин мен хитозан Ag-НБ синтезі үшін қолданыла алады. Бұл жұмыста НБ хитин/хитозан-Ag композициясы ұнтақ немесе парақ түрінде Ag-НБ суспензияларын хитин/хитозан негізіндегі әрбір материалмен РН 7,3 болғанда араластыру арқылы дайындалды, бұл хитин мен хитозан тасымалдағыштарында Ag-НБ біртекті дисперсиясына және тұрақты адсорбциясына әкелді. Хитин/хитозан-Ag НБ композицияларының микробқа қарсы белсенділігі адсорбцияланған Ag-НБ санының артуымен өсті [47,б.13985, 52].

Бұл жұмыста нанокүмістің беттік синтезінің балама жолы туралы айтылады. Тотыққан пектин тотықсыздандырғыш және тұрақтандырғыш агент ретінде пайдаланылды, нәтижесінде тотыққан пектин-нанокүміс (ТП-AgНБ) қабығының ядросынан наногидрогельдер пайда болды. Реакция параметрлері сипаттамаларының, синтезделген нанобөлшектерге әсері зерттелді. Құрылымдық және морфологиялық ерекшеліктер сәйкесінше РСА және ПЭМ ВР көмегімен талданды. Синтезделген нанокүміс кристалдарының өлшемі 28,76 нм. Ядро қабығының құрылымының орташа мөлшері 289 нм-ден 540 нм-ге дейін өзгергенімен, ядродағы күміс нанобөлшектердің бөлшектердің мөлшері реакция уақытының өзгеруімен 100 нм-ден 180 нм-ге дейін өзгерді [53].

Целлюлоза және оның туындылары да нанокүміс түзуге арналған полисахаридтердің өте маңызды топтарының бірі болып табылады. Еритін де, ерімейтін де целлюлоза Ag-НБ дайындау үшін пайдаланылды, онда алкоголь мен альдегид топтары күміс иондарын тұрақтандыру мен тотықсыздандыруда маңызды рөл атқарды. Құрамында Ag-НБ бар ағартылған целлюлоза полимерлерін қолдану бактерицидтік және микробқа қарсы қасиеттері бар экологиялық таза медициналық және санитарлық-гигиеналық өнімдерді өндіруге мүмкіндік береді [14,б.108].

Ag-НБ алу үшін гидроксипропилцеллюлозаны (ГПЦ) нанореактор, тұрақтандырғыш және тотықсыздандырғыш ретінде пайдаланылды. AgNO3 ерітінділерінің әртүрлі концентрациялары (50, 75 және 100 ммоль) ГПЦ концентрацияланған сулы ерітіндісімен араластырылды және 24 сағат ішінде реакцияның әртүрлі уақыттары кезінде реакция қоспасының түсінің өзгеруін ескеріп, реакция барысын қадағалады. Ag-НБ УК спектроскопиясындағы өзіне тән сіңіру жолақтары 388-452 нм диапазонында байқалды. Ag нанобөлшектерінің морфологиясын СЭМ, ПЭМ және АСМ көмегімен зерттеді. ПЭМ суреттері Ag-НБ өлшемі 25-55 нм диапазонында болғанын растады. Синтезделген Ag-НБ әртүрлі бактерияларға (E.coli, S.epidermidis, S.aureus, B.ssubtilis) қатысты айтарлықтай микробқа қарсы белсенділікті көрсетті [54, 55].

Мақта матасын микробқа қарсы әрлеу үшін поливинилпирролидон, күміс иондары ерітіндісі мен бензой қышқылының негізінде полимерлі композиция жасалды. Поливинилпирролидон, күміс иондарының ерітіндісі және бензой қышқылы негізіндегі жаңа композицияны қолданудың артықшылықтары пайдалынатын препараттардың қолжетімділігінде, сондай-ақ, технологиялық процестің қарапайымдылығында болып отыр-өңдеу плюсовкамен агрегатталған және кептіру мен термоөңдеуді біріктірген, кез-келген кептіру-кеңейту машинасында жүзеге асырылады. Зерттеу нәтижесінде ПВП, күміс иондары мен бензой қышқылының ерітіндісі негізіндегі құрамды аппреттелген мақта матасының микробқа қарсы қасиеттері жақсарғаны анықталды, нәтижесінде ол зеңді грибоктармен толып кетпейді және эксплуатация жағдайында микроорганизмдермен бүлінбейді [56].

Целлюлоза талшықтарының микробқа қарсы функционализациясы көптеген қолдану салалары үшін міндетті талап болды. Тоқыма материалдарына микробқа қарсы қасиеттер беру үшін күмісті дымқыл және құрғақ процестермен әр түрлі әдістермен қолдану кеңінен зерттеледі. Күміс және кремнезем нанокластерлері негізіндегі әртүрлі қалыңдықтағы микробқа қарсы композитті жабынды мақта маталарына радиожиілікті бүрку арқылы жағылады. Бүркігеннен кейін үлгілерде морфологиясын, құрамын, күмістің сумен жуылып кетуін, микробқа қарсы қасиеттерін, in vitro күмісінің адам терісіне енуін зерттеп, сулану бұрышын, сулануын және ауаөткізгіштігін анықтады. Композиттік жабын S.aureus, E.coli және C.albicans-қа қарсы антимикробтық қасиеттерге ие. 24 с ішінде адамның терісі арқылы енетін күмістің жалпы мөлшері 3,21±0,63 нг/см2 құрайды. Жабынды жаққаннан кейін матаның сулануы артады, ал ауаөткізгіштігі өзгермейді [57].

1.1.2 Биологиялық жүйелерді пайдаланып, күміс нанобөлшектерін синтездеу және оларды тоқыма саласында қолдану

Экологиялық бұзылудың алдын-алу туралы алаңдаушылықтың артуы және неғұрлым бейімделген экологиялық материалдарға деген сұраныстың артуы тұрақты көздерден және биологиялық ыдырайтын өсімдік тектес материалдарынан алынған полимерлі композиттерге деген қызығушылықтың артуына себеп болды. Композиттер көбінесе «жасыл» деп аталады және оларды өнеркәсіптік масштабта қолдануға болады. Жасыл композиттер қоршаған ортаға орасан зиян келтірмейді және мұнай мен табиғи газ негізіндегі полимерлерге қолайлы альтернатив бола алады. Өсімдіктер [58–60], көмірсулар [61–63] және ақуыздар [64–67] сияқты кайта қалпына келетін ресурстарды пайдаланып, целлюлозамен күшейтілген жасыл композиттер сияқты биополимер матрицаларын алу үшін қазба байлық ресурстарын [68, 69] тұтынуды азайтуға болады.

Жасыл нанотехнология металл иондарының ферментативті тотықсыздануы арқылы, өсімдік пен микроағзалардың металл НБ-ін түзу қабілетін пайдаланып, нанобөлшектердің экологиялық таза синтезіне негізделген. Үлкен энергия шығынын қажет етіп, қымбат әрі көбіне улы химиялық заттар мен бу шығарып, сонымен қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ететін дәстүрлі физикалық және химиялық синтез әдістерімен салыстырғанда бұл жаңа альтернативті технология. Медицинада НБ-тің кейбір маңызды қолданыстары жаңа микробқа қарсы таңғыштар мен жаңа микробқа қарсы дәрілік заттарды әзірлеуден бастап, дәрі-дәрмектерді мақсатты жеріне жеткізуге дейінгі аралықты қамтиды [70–72].

Өсімдіктер, Ag-НБ синтезінің ең рентабельді және құнды альтернативті кең көлемді әдістерінің бірі болып табылады. Өсімдіктерден өндірілетін металл нанобөлшектері басқа организмдердің нанобөлшектерімен салыстырғанда тұрақты екендігі көрсетілген. Өсімдіктер (әсіресе өсімдік экстракттары) зеңдер (грибы) немесе бактерияларға қарағанда металл иондарын тезірек тотықсыздандыра алады. Сондай-ақ, жақсы дисперсті металл нанобөлшектерді жаппай және өнеркәсіптік өндіруде қарапайым және қауіпсіз жасыл әдісті қолдану үшін өсімдік экстрактісі, өсімдік биомассасына немесе тірі өсімдіктерге қарағанда әрине дұрыс. Ақуыздар, ферменттер, аминқышқылдары, полисахаридтер, алкалоидтар, спирттік қосылыстар және дәрумендер сияқты өсімдіктердегі көптеген биомолекулалар биоредукцияға, металл нанобөлшектерін қалыптастыруға және тұрақтандыруға қатысуы мүмкін. Жақсартылған төзімділігімен және металдардың жинақталуының өсімдіктердің генетикалық модификациясы-бұл нанобөлшектердің синтезінде осы организмдердің өнімділігін арттырудың болашақ тәсілі [73].

Күміс нитратының ерітіндісінде шәй полифенолдарын қолданып, күміс нанобөлшегін дайындау үшін тиімді, қарапайым және экологиялық таза әдіс жасалды. Шәй полифенолдары сұйық фазада тотықсыздандыратын және тұрақтандыратын заттар ретінде әрекет етті. Синтезделген Ag-НБ спектрдің УК-көрінетін аймағында сіңіру спектрімен және ПЭМ мөлшері бойынша бөлшектердің таралуын талдаумен сипатталды. Сулы ерітіндідегі Ag-НБ синтезінің үлкен болуына байланысты УК-көрінетін сіңіру спектрі 425 нм-де сіңірудің айтарлықтай шыңын көрсетеді. ПЭМ көрінісі Ag-НБтің типтік сфералық эллипсоидальдық морфологиясын растады [74].

Ag-НБ биосинтезі алғаш рет Pelargonium endlicherianum Fenzl дәрілік өсімдігінен алынған галл қышқылы + апоцинин (М1) және галл қышқылы + апоцинин + кверцетин (М2) сәйкестендірілген антимикробтық молекуласын пайдаланып, сипатталған болатын. Сондай-ақ, Ag-НБ түзудегі әр молекуланың рөлі зерттелді және Ag-НБ модификацияланған, сәйкестендірілген молекулалардың микробқа қарсы белсенділігінің жоғарылауы түсіндірілді. M1-Ag және M2-Ag грам-теріс E.coli, P.aeruginosa бактерияларына және грам-оң S.epidermidis бактерияларына қарсы in vitro микроөсіру әдісін қолданып, жоғары ингибиторлық белсенділікті көрсетеді. M1-Ag және M2-Ag NC үшін минималды ингибиторлық концентрацияның мәні (МИК) сәйкесінше S.epidermidis үшін 7,81 және 6,25 ppm түрінде анықталды. Ag-НБ үшін МИК мәні P.aeruginosa үшін де, E.coli үшін де 9,37 ppm-ге дәл келді [75].

Құрамында тотықсыздандырғыш немесе тұрақтандырғыш заттары жоқ, мүлдем жасыл, бір реакторлы, өте қарапайым әдісті қолданып, Ag-НБ коллоидты ерітінді түрінде синтезделді. Бұл әдістің ерекше артықшылығы - тек Ag-НБ өндірісі үшін алынбалы тотықсыздандырғышты пайдалану болып саналады. Целлюлоза талшықтарының тотықсыздандыратын қасиеттері мен ерімейтіндігі оларды ықтимал жойылатын тотықсыздандырғыштарға айналдырады. Полимерлеудің әртүрлі дәрежелері бар үш түрлі целлюлоза талшықтары қолданылды, атап айтқанда вискоза, лиоцелл және мақта талшықтары болып табылады. Ag-НБ алу үшін ең жақсы нәтижелер вискозаны, кейіннен мақтаны, содан кейін лиоцелл талшықтарын қолдану арқылы алынды. Вискозаны қолданған кезде Ag-НБ үшін беттік плазмалық резонанстың ең жоғары шыңы және 15 минуттан кейінгі бөлшектердің кішкентай өлшемі (орташа = 9,5 нм) алынды. AgNO3 өңдегеннен кейін целлюлоза талшықтарындағы карбоксил топтарының мөлшері артты, бұл Ag+-ті Agо-ға тотықсыздандыру арқылы целлюлозаның тотықсыздандыратын топтарының карбоксил топтарына айналуын көрсетеді. Нәтижелер көрсеткендей, Ag-НБ-нің 30%-ы агрегирленіп, 2 ай сақталғаннан кейін тұндырылған. Алынған Ag-НБ медициналық және биомедициналық салаларда қолдануға ыңғайлы, өйткені таза ерітіндіде тотықсызданатын немесе тұрақтандыратын агенттерден басқа химиялық заттары жоқ [76].

Бұл зерттеу алма экстрактісінің көмегімен күміс нанобөлшектерінің жасыл синтезіне арналған. Ag-НБ сипаттамаларын анықтау ультракүлгін көрінетін аймақтағы спектрофотометрді қолданып жүргізілді, ал синтезделген Ag-НБ микробқа қарсы белсенділігі дискідегі диффузия әдісін қолданып, нақты бактерияларға - Salmonella spp және E.coli-ге әсер етті. E.coli үшін ингибирлеу аймағының диаметрлерінің орташа мәні 27 мм, ал Salmonella spp үшін 20 мм болды. Осылайша синтезделген Ag-НБ E.coli және Salmonella spp бактерияларының өсуін тежейтін үлкен потенциалға ие екендігі анықталды [60,б.149].

Жаңа жасыл әдіс көп функционалды мақта матасының өндірісі үшін, оның ішінде бір уақытта целлюлоза талшығын бояуға және Ag-НБ-ті жағуға арналған. Қара күріш экстрактісі табиғи тотықсыздандырғыш және бояғыш ретінде қолданылды. УК-көрінетін спектрлер мен СЭМ Ag-НБ табысты алынғанын және целлюлоза талшығының бетіне біркелкі таралғанын растады. Сонымен қатар, өңделген мақта мата S.aureus және E.coli-ге қатысты өте жақсы антибактериялы қасиеттерді көрсетті. 25 жуу циклынан кейін E.coli және S.aureus үшін өңделген үлгілерді бактерияға қарсы өңдеу деңгейі әлі де 80%-дан жоғары болды [77].

Авторлар мақта-матасы, былғары және жібек маталардағы Ag-НБ синтезінің жаңа және in-situ стратегиясын үш түрлі әдіспен ұсынады: жасыл әдіс, химиялық әдіс және жасыл мен химиялық әдістердің үйлесімі. In-situ жасыл синтезіне Бенгаль айвасының жемісі үлпасының экстрактісі (Aegle marmelos) арқылы қол жеткізілді, ал NaOH химиялық синтезде қолданылды. Ag-НБ жасыл синтезін тексеру үшін әртүрлі аспаптық әдістер, соның ішінде УК-көрінетін спектрофотометрия, СЭМ, ПЭМ ВР, ИҚ Фурье спектроскопиясы және рентгенқұрылымдық XRD анализі қолданылды. Химиялық және композициялық әдістер қыздырылған кезде мақта-мата, былғары және жібек маталарға Ag+ тотықсызданады, ал талшықтарға қосылу үшін сілтілі орта қажет. Бұл шарттар жасыл синтез процесінде қолданылмайды. Ag-НБ-ті әртүрлі маталармен байланыстыру үшін қолданылатын композициялық технология айтарлықтай түс координациясын, түс тұрақтылығын, былғарының көлемдік қасиеттерін және керемет бактерияға қарсы белсенділікті қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, СЭМ суреттері мата үлгілерінде Ag-НБ түзілімдерін көрсетеді [78].

«Жасыл наноматериалдар» кітабының бірінші тарауында жасыл химия көмегімен синтезделетін наноматериалдарға кіріспе берілген. Нанобөлшектер мен наноталшықтарды дайындаудың қысқаша әдістері, жасыл синтездің артықшылықтары және наноматериалдардың шектеулері талқыланады. Бұл тарауда жасыл наноматериалдардың тың зерттеулері мен оларды синтездеудің қол жетімді әдістері туралы ақпарат берілген. Сондай-ақ, ол соңғы статусқа жан-жақты шолу жасайды және әр түрлі салаларда жасыл наноматериалдарды қолданудың болашақ бағыттарын ұсынады [79, 80].

Бұл технология қандай да бір сыртқы агенттерді пайдаланбай, талшықты макромолекулалардың ішінде Au-НБ-ті тікелей түзу арқылы вискоза талшықтарын микробқа қарсы/ұзақмерзімді әрлеуді ұсынады. Вискозадағы целлюлозаның тотықсыздану қасиеттерін қолданып, Au+3-ті Au-НБ-ке және CHO/OH целлюлозаларын COOH-қа дейін тотықтырады. Салыстыру үшін екі түрлі: сулы және сілтілі тасымалдағыштар қолданылды. Сілтілердегі целлюлоза макромолекулаларының реакциялық қабілеті мен қол жетімділігінің артуы тотықсыздандыру процесінің кеңеюіне және Au-НБ-ның көбірек қосылуына әкелді. Талшықтың ішіндегі Au-НБ өлшемі 22-112 нм және 14-100 нм диапазонында, су және тиісінше сілтілі ортаны қолданған жағдайда белгіленді [81].

Маталардағы нанобөлшектерді тұрақтандыру үшін авторлар зығыр мен сора экстрактілерінен алынған полимерлерді қолдануды ұсынды. Нанобөлшектерді синтездеу және оларды тоқыма материалына енгізу ерітіндіде жүреді, оны дайындау үшін суға аз концентрациядағы күміс тұзы (AgNO3) (литріне шамамен 0,02 г) және оң зарядталған полимер мен арнайы тотықсыздандырғыш қосылады. Ол тұзбен әрекеттеседі және полимер құрылымында күшті адсорбцияланатын күміс нанобөлшектерінің бөлінуін тудырады. Алынған ерітіндіні шұлықтарға сіңіреді. Процесс кір жуғыш машиналарға ұқсас, центрифугасы бар машиналарда жүреді. Соңғы кезеңде өнімдер кептіріледі. Мұндай шұлықтар 20-дан астам жууға төтеп беріп, жуғыш заттарға бірнеше рет әсер еткеннен кейін де бактерияға қарсы қасиеттерін сақтай алатындығы анықталды [82].

Бұл зерттеуде, күміс нанобөлшектері Adenanthera pavonina жапырақтарының су экстрактісінен биологиялық әдіспен синтезделді. Ag-НБ түзілуі көрінетін түс өзгеруімен расталды. УК-көрінетін спектроскопиямен 447 нм-ге тең максималды жұту шыңы алынды. ИҚ-Фурье талдауы әртүрлі фитохимиялық қосылыстардың болуын анықтады. Ag-НБ-тің одан әрі сипаттамасы СЭМ көмегімен жүргізілді. Гексагональды формадағы күміс нанобөлшектерінің өлшемі 4-6 нм болды [83].

1.2 Тоқыма материалдарына антибактериялы қасиеттер беруге арналған күміс нанобөлшектері

Қазіргі уақытта мыс, мырыш, титан, магний және алтын сияқты әртүрлі металдардың нанобөлшектері [84–87] антибактериялы агенттер ретінде қолданылады, бірақ олардың арасында Ag-НБ бірегей бактерицидтік, грибокқа қарсы, вирусқа қарсы қасиеттері арқасында ең тиімдісі болып табылады [88–90]. Бұл қасиеттер оларға атомдар мен молекулалармен, сондай-ақ сол материалдың массасымен салыстырғанда ерекше қасиеттер беретін, олардың беткі қабатының көлемге үлкен қатынасымен байланысты. Сонымен қатар, олар өте кішкентай және жасушалық мембраналардың арасына еніп, жасушаішілік процестерге ішкі жағынан әсер ете алады [86,б.1399, 91]. Ag-НБ кең спектрлі микробқа қарсы орасан күшті қасиеті тоқыма материалдарының антибактериялы және фунгицидтік қасиеттерін жақсартудың негізгі бағыты болып табылады [92–96]. Ag-НБ химиялық [97–101], физикалық [97,б.600, 100, 102] және биологиялық (жасыл) әдістер [58,б.176, 103, 104] сияқты әртүрлі тәсілдермен синтезделуі мүмкін.

Ag-НБ синтезі үшін негізінен күміс нитраты (AgNO3) қолданылады және басқа тұздармен салыстырғанда ол химиялық тұрақты және оңай қолжетімді, сонымен қатар оны пайдалану экономикалық үнемді [105].

Химиялық тотықсыздандыру әдісімен Ag нанобөлшектері алынды. Араластыру жылдамдығының, реакция температурасының және әртүрлі тотықсыздандыратын және диспергирлейтін агенттердің комбинациясының бөлшектердің өлшеміне әсері зерттелді. Оған Ag нанобөлшектерін қосу арқылы микробқа қарсы қасиеттері бар жібек матаны жасауға әрекет жасалды. Қоршаған ортаның рН-ы, температураның және уақыттың күміс нанобөлшектерінің жібекке сіңуіне әсері де зерттелген. Қажетті қасиеттері бар материалды алудың оңтайлы шарттары: pH 4, температура 40°C, уақыт 20-30 мин болып белгіленді. Ag-ның 5°С кезінде 40 млн-1 және 40°С кезінде 60 млн-1 концентрациясымен гидрозолмен өңдеу арқылы алынған жібек матасының 100% микробқа қарсы белсенділігі анықталды [16,б.622].

Маталарға күмістен жабын жағу технологиясы ұсынылған. Осы мақсатта маталарды ерітіндіге батыру немесе ерітіндіні матаға бүрку әдісін қолданып, алдымен мыс сульфатының ерітіндісімен ылғалдайды, содан кейін CuSO4 фосфинмен өңдеу арқылы Сu фосфидіне дейін тотықсыздандырады. Процестің келесі кезеңі - матаны AgNO3 ерітіндісіне батыру, онда Сu фосфиді AgNO3-ті күміс жабынға айналдырады. Матаға жағылған Ag-жабын, қалыңдығы 40-тан 600 нм-ге дейінгі үздіксіз пленканы білдіреді. Матаны CuSO4 ерітіндісімен бүрку әдісімен ылғалдаған кезде, алынған жабынның құрамында бөлек нүктелер немесе күміс кластерлер болады. Ag-жабын жағылған маталар 10 рет жуғаннан соң да жоғалмайтын микробқа қарсы қасиеттерге ие [106].

Альгинат және Ag нанобөлшектері негізінде жағылған жабыны бар мақта маталарының микробқа қарсы қасиеттерін қарапайым, бір сатылы тәсілмен зерттеді. Ag нитратын, тотықсыздандырғыш және жабу агенті ретінде әрекет ететін альгинат сілтілі ерітіндісінде, Ag нанобөлшектеріне дейін тотықсыздандырылды. Өңделген маталардың түсін, Ag-нің құрамын және бөлінуін анықтайтын Фурье-ИКС, СЭМ әдістерімен зерттелді. Алгинат пен Ag нанобөлшектеріне негізіндегі композитпен өңделген маталар E.coli, S.aureus және P.aeruginosa бактерияларына қарсы антимикробты тамаша қасиеттерді көрсетті. Антибактериялы белсенділіктің мардымсыз төмендеуі маталарды жуғаннан кейін байқалады, бірақ ол жоғары деңгейде қала береді [87,б.164, 107].

Өнертабыс тоқыма химиясына, атап айтқанда антибактериялы қасиеттерге ие құрамында күмісі бар целлюлозалы талшықты материалдарды әрлеу өндірісіне қатысты. Бұл әдіс күміс нитраты бар сулы ерітіндімен сіңдіруден, сіңдірілген материалды термиялық өңдеуден, оны сумен жуып, кептіруден тұрады. Сіңдіру алдында құрғақ материал 1-10 минут ішінде 150-180° температурада термиялық өңделеді немесе 1-10 с аралығында ИҚ-сәулесімен өңделеді. Техникалық нәтижесі - материалдық және энергия сыйымдылығының төмендеуі, қосымша реагенттердің болмауы және орындаудың қарапайымдылығы, энергия сыйымды технологиялық операцияларды жүргізу уақытының азаюы, сондай-ақ, материалдың беріктігінің төмендеуін азайту немесе жою, ылғалды өңдеуге әсерінің тұрақтылығын арттыру болып саналады [108].

Золь-гель әдісін қолданып, күміс нанобөлшектері негізінде микробқа қарсы қасиеттері бар целлюлоза материалдары алынды. Күміс нанобөлшектерінің синтезі күміс нитратының сулы ерітіндісін тотықсыздандыру арқылы жүргізілді. Глюкоза тотықсыздандырғыш және тұрақтандырғыш ретінде пайдаланылды. Өнімнің құрылымы мен өлшемі реакция жағдайларына және күміс нитратының концентрациясына байланысты. Зерттеулер көрсеткендей, пайда болған нанобөлшектер тұрақты болып, тұнбаға түспейді, диаметрі 10-100 нм болатын әртүрлі пішінді болады. Тығыздалып тоқылған мақта-мата матасына тетраэтоксисиланның су-спирт ерітіндісін сіңдірілді. Матаны 90% салмақталғанға дейін сығып, 90°С температурада 10 минут кептіріп, 130°С температурада 3 минут ішінде термиялық өңдеуден өткізіп, артынша жылы сумен, содан кейін суық сумен жуылды. Өңдеуден кейін маталардың үлгілері 30 минут ішінде әртүрлі концентрациялары бар күміс нанобөлшектерінің сулы ерітіндісімен сіңдірілді. Aspergillus және Penicillium тест-культураларына қатысты микробқа қарсы әсері бар экологиялық қауіпсіз целлюлоза материалдарының сериясы әзірленді. Оларды қолдану жоғары биоқорғанысты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, технологиялардың, сондай-ақ дайын бұйымдардың үнемділігі мен экологиялық қауіпсіздігін арттырады [109].

Ag нанобөлшектері «жасыл» әдісімен синтезделіп, мақта матасына батыру және УД процесін қолданып, жағылды. Синтезделген Ag-НБ ультракүлгін көрінетін спектрімен, РД және ПЭМ-мен сипатталды. Алынған Ag-НБ беттік центрленген кубтық кристалдық тор құрылымы бар өлшемі 86 нм болды. ПЭМ матаның бетіне НБ-тің біркелкі жабынын көрсетті. S.aureus культурасының штаммына қатысты антибактериялы белсенділігі жақсы нәтиже көрсетті [110].

Күміс/тотықсызданған графен оксиді (Ag/ТГО) негізіндегі мақта матасына жабын микротолқынды сәулеленудің әсерінен тиімді химиялық тотықсыздану әдісімен синтезделді. Синтезделген үлгілер ренгеноэлектрондық спектроскопия, ТГА және СЭМ әдістерімен зерттелді. Мақта матасы күміс нанобөлшектермен және ТГО нанопластарымен біркелкі және тығыз қапталғандығы көрсетілген. Ag/ТГО жабыны бар маталар тамаша гидрофобтылыққа ие, сумен суланудың шеткі бұрышы 135,1° құрайды, сондай-ақ 17,5-тен 61,3°С-қа дейінгі температурада сақтайтын тамаша жылу генерациясы [111].

Ультрадыбыстық сәулелендіріп химиялық тотықсыздандыру арқылы құрамында Ag нанобөлшектері бар полиэфир талшығы алынды. Тотықсыздандырғыш реагенттердің полиэфир талшығының Ag нанобөлшектерінің морфологиялық қасиеттеріне әсері зерттелді. Металл нанобөлшектердің өлшемі синтезде қолданылатын тотықсыздандыру реагенттерінің түрлеріне байланысты болады. Күшті тотықсыздану реакциясы, реакцияның жоғары жылдамдығына және ұсақ нанобөлшектердің пайда болуына ықпал етеді. Әлсіз тотықсыздану реагенті реакцияның жылдамдығын бәсеңдетеді және салыстырмалы түрде үлкен бөлшектерге әсер етеді. Өнімдер СЭМ және ұнтақты рентгендік дифракция көмегімен зерттелді [112, 113].

Күміс карбаматының термиялық тотықсыздандыратын кешенін қолданып, күмістің толық жүктелу деңгейін бақылау арқылы, мақта талшықтарына наноөлшемді тұрақты күміс бөлшектерін алудың жылдам, қарапайым, ыңғайлы және рентабельді әдісі ұсынылды. Мақта дәкесін күміс 2-этилгексилкарбаматы ерітіндісімен жабылды. Мақта дәкесіндегі күміс нанобөлшектері энергодисперсиялық рентгендік спектроскопия, рентгендік дифракция және сканерлеуші электронды микроскопия әдістерімен сипатталды. Жақсы нәтиже көрсеткен E.coli және S.aureus-ке қарсы күміспен қапталған мақта матасының бактерияға қарсы белсенділігі зерттелді. Күмістің екі түрлі концентрациясымен өңделген мақта дәкесін (0,01%, 0,1%) өңделмеген мақта дәкесіне қарағанда сәл жоғары тұзды абсорбциясын, тік сіңіруді және суды ұстау уақытын көрсетті [4,б.457].

Құрамында шеткі амин топтары бар гипер-тармақталған полиамидоаминдер (ГТПАА) және құрамында шеткі ОН-топтары бар гипер-тармақталған полиаминэфирлер (ГТПАЭ) функционалданған гетерогенді Ag-НБ-ті үйлесіп өздігінен құралу арқылы мақта талшықтарына нано жабындарды жағудың экологиялық таза, энергия үнемдейтін әдісі әзірленді. Өріс эмиссиясы рентгеноэлектрондық спектроскопиясы бар СЭМ және СЭМ әдістері гетероқұрылымдалған Ag-НБ-нің мақта талшықтарының бетіне біркелкі байланысқанын және физикалық және ұзақ химиялық тұрақтылыққа ие екенін және қапталған талшықтардың жоғары бактерияға қарсы қасиеттері бар екенін дәлелдеді. Сонымен, Ag-НБ 3 мг/г концентрациясы экстремальді төмен болса да, алынған талшықтар микробтардың 99% өсуін ингибирлейді. Өздігінен құралу әдісі мақта талшықтарына Ag-НБ-ның толық сіңуін көрсетеді және үлкен практикалық қызығушылық тудыруы мүмкін [114].

Синтез процесінде in situ кендір талшықтарының бетіне күміс нанобөлшектерді жағудың жаңа әдісі әзірленді. Бұл әдіс кендір талшықтарының тотықсыздандыратын және металлмен байланыстыратын қасиеттеріне негізделген. Кендір талшықтарының бетін жабатын өлшемі 40-100 нм болатын Ag-НБ түзілуі көрсетілген. Ag-НБ жабыны бар талшықтар B. subtilis және E.coli-ге қарсы антибактериялы қасиеттерге ие және бұл қасиеттер тұрмыс жағдайында 15 рет талшықты жуғаннан кейін де сақталады [115].

Амин қышқылы аланин мен метанолдың қатысуымен мақта және аралас мақта/ПЭТФ маталарына тұндырылған титан нанотүтікшелерінің (ТНТ) бетіндегі Ag+ иондарының фотототықсыздану мүмкіндігін зерттеді. ТНТ гидротермиялық әдіспен синтезделді. Фурье-ИКС әдісімен талдау негізінде титанмен, аланинмен және Ag+-иондарымен өзара әрекеттесу механизмі ұсынылған. Мақта матасынан анағұрлым жоғары күміс мөлшері табылды. Алынған TiO/Ag нанокристалдары E.coli бактерияларының өсуін төмендетуді максималды қамтамасыз етеді және бұл қасиет күмістің айтарлықтай бөлінуіне қарамастан 52 рет жуу циклынан кейін сақталады. Терге төзімділікті сынау кезінде күмістің бөлінуі рН-қа тәуелді емес екендігі анықталды. Матада ТНТ/Ag нанокристалдарының болуы, маталарды УК-сәулеленуден максимальды қорғауды қамтамасыз етеді [116].

Бұл зерттеудің негізгі мақсаты бейтарап және катионды нанолипосомаларда (сәйкесінше НЛ және КЛ), поливинилпирролидонға (ПВП) балама ретінде Ag-НБ капсулалануы арқылы нано-Ag зольін алу кезінде күміс нанобөлшектердің дисперсиясын жақсарту болып табылады. ПВП, НЛ және КЛ тұрақтандырылған Ag нанобөлшектерімен аяқталғаннан кейін мақта матасы S.aureus және E.coli-ге қарсы жақсы антибактериялы белсенділікті көрсетті және стерилизациялау тиімділігі >99,34% құрады. Өңделген маталардың стерильділік дәрежесі 10 және 50 рет стандартты жуудан кейін бактерияға қарсы тоқыма материалдарына қойылатын талаптарды қанағаттандырды. Нанолипосомалар, әсіресе КЛ, бактерияға қарсы әрлеу үшін қолданылатын күміс нанобөлшектерді тұрақтандырғыш ретінде пайдаланылуы мүмкін [117].

Магнитті бактерияға қарсы қасиеттері бар және темір хлориді, темір сульфаты және натрий гидроксиді негізінде магнетит және гематит нанобөлшектерін синтездеу арқылы in situ соно-Фентон-каталитикалық белсенділігі бар полифункционалды полиэфирлі маталар дайындалды. Feo және α-Feo нанобөлшектері кристалдың орташа өлшемі сәйкесінше ∼11 және 17 нм сәйкесінше қайнау температурасы және 130° матаны өңдеу арқылы синтезделгені анықталды. Талшықтардың бетінде темір оксиді нанобөлшектерінің біркелкі таралуы СЭМ және энергодисперсиялық рентгендік талдау әдістерімен расталады. Ұзақ тұрақты магниттік қасиеттері бар, алтын түстес стафилококкқа қарсы тамаша антибактериялы әсері бар және бояғыштардың түссізденуі үшін соно-Фентон-каталитикалық белсенділігі бар матаны ұсынылған әдіспен дайындау мүмкіндігі көрсетілген [118].

TiO (рутил және анатаз), ZnO және Ag наноматериалдарын джинси матасына қолдануды зерттеді және дайын 2 матаны микробқа қарсы белсенділікке тестілеуден өткізді. Боялған джинси матасының бетінде нанобөлшектердің болуы СЭМ-мен расталған. Наноматериалға сіңдірілген джинси матасы (100% мақта) S.aureus және E.coli-ге қатысты айтарлықтай бактерияға қарсы белсенділікті көрсетті. Сонымен қатар, ультракүлгін тесттері TiO (рутил және анатаза), ZnO және Ag наноматериалымен өңделген маталардың УК-сіңіру белсенділігінің жақсарғанын көрсетті [119].

α-кетоглутар қышқылын қолданып, хитозан модификациясымен синтезделген күміс Ag-НБ нанобөлшектері мен хитозан байланыстырушы туындысын пайдаланып, текстилдің функционалды әрлеуі сипатталған. Байланыстырғыш мақта бетіндегі гидроксил топтарын этерификациялау арқылы мақта-мата матасымен ковалентті байланысады және координациялық байланыстары арқылы Ag-НБ бетіне тығыз жабысады. Нәтижесінде мақта-мата матасына Ag-НБ жабыны тамаша бактерияға қарсы қасиеттері мен жуу кезінде ұзақ мерзімділігін көрсетті. 30 рет қатарынан жуу циклынан кейін маталардағы Ag мөлшері 37,6%-ға дейін төмендеді, бірақ S.aureus және E.coli-ге қарсы бактериялы қалпына келу көрсеткіштері 95%-дан астам сақталды. Алынған материал спорттық киім және медициналық текстиль сияқты әртүрлі салаларда қолдану потенциалына ие [8,б.1788].

Мақта және вискоза маталарына жүргізілетін және бактерияға қарсы сияқты бифункционалды қасиеттер беру маталарды 0,5% AgNW этанол коллоидтық ерітіндісіне бір, 10 және 15 рет батыру арқылы жүзеге асырылды. Бір батырылғаннан кейін матаның екі түрі де өткізбейтін болып қалады және мақта мен вискоза маталарының беткі кедергісі (R) сәйкесінше 4,9×1010 және 3,6×1011 Ом-ды құрайды. Мақта маталары 10 рет батырылғаннан кейін (20 Ом), ал вискоза 15 батырудан кейін (46 Ом) керемет өткізгіш қасиеттерге ие болады. СЭМ және энергодисперсиялық рентгендік талдау әдісімен талдау бойынша осы маталардағы Ag құрамы сәйкесінше 53,3 және 52,3%, ТГА/ДТГ әдісімен талдау бойынша сәйкесінше 13,77 және 14,12%. Маталардың бетінде AgNW болуы бұзылған толық ішкі шағылыстың, Раман спектроскопиясының, рентгендік дифракцияның және ТГА-ның Фурье-ИКС талдау әдістерімен дәлелденді. Матаның екі түріне де қолданылатын AgNW қабаттары үйкеліске төзімді. 50 рет жуғаннан кейін Rs модификацияланған мақта матасы 20-дан 195 Ом-ға дейін артады. AgNW қабаттары тұрақты және мата жоғары өткізгіштігін сақтайды. 2 рет жуудан кейін модификацияланған вискоза матасы өткізгіш болмайды және оның Rs-і 46-дан 1,4×1011 Ом-ға дейін артады. AgNW бар мақта маталарының созылуға беріктігі 49%-ға артады, ал вискоза маталары 27%-ға төмендейді. AgNW модификацияланған мақта маталары S.aureus және K.Pneumoniae бактерияларына қарсы айтарлықтай антибактериялы белсенділікке ие [120].

2 бағалы металдармен (Ag, Au) және синтез процесінде кремнеземмен қосылған TiO металдандырылған коллоидтары негізінде қапталған мақта маталарының микробқа қарсы қасиеттерін зерттеді. Коллоидтар төмен температуралы золь-гель әдісімен синтезделді және бөлме температурасында мақта маталарына жағылды. Металдардың түрі мен концентрациясының маталардың микробқа қарсы қасиеттеріне әсерін анықтау үшін олар TiO-ға (0,01; 0,1; 0,5 және 1%) әр түрлі мольдік қатынасында енгізілді. 2 өңделген маталардың микробқа қарсы қасиеттері қараңғыда E.coli бактерияларының өсуін төмендетуі арқылы бағаланды. Қапталған маталар ультракүлгінді- қорғаныс қасиеттері ультракүлгінді-қорғаныс факторы және ультракүлгін-сәуленің берілу дәрежесі бойынша зерттелді. Жабынның маталардың созылуға беріктігіне және ауа өткізгіштігіне әсерін зерттеді. Беттің морфологиясы және тиісінше СЭМ және энергодисперсиялық рентгендік талдау әдістерімен элементтік құрамына талдау жүргізілді. Жабында бағалы металдардың болуы маталардың микробқа қарсы қасиеттерінің, әсіресе Ag-модификацияланған коллоидтарды қолданған кезде едәуір арттыратыны анықталды. Металдардың болуы маталардың ультракүлгін - қорғаныш қасиеттеріне оң әсер етеді, ал кремнезем енгізу бұл қасиеттерге теріс әсер етеді. Маталардың созылуға беріктігі артып, ауа өткізгіштігі төмендейді [121].

Бір мезгілде реактивті бояумен және бактерияға қарсы жабынмен ваннаны қолдану зерттелді. L-цистеин (L-cys) - көптеген тірі организмдерде кездесетін табиғи қорғаныс тиолданған амин қышқылы және мақта матасын реактивті бояудың қарапайым әдісі арқылы қолданылды. Құрамында L-cys бар маталардың бактерияға қарсы белсенділігі E.coli, S.aureus штамдарына қарсы бағаланады және 20 рет шаюға дейін бактерияға қарсы белсенділіктің тұрақтылығын растайтын перспективті нәтижелер бар. Микробқа қарсы боялған маталардың тұрақтылық қасиеттері бақылау үлгілерімен салыстырғанда өзгерген жоқ. Алайда, антибактериалы агент мөлшерінің жоғарылауымен түс тереңдігі (k/s) төмендеді, бақылау үлгілері максималды мәнді көрсетті. Ұсынылған процесс химиялық заттар мен энергияны тұтынуды, сондай-ақ қалдық сулардың көлемін азайтады [122].

1.3 Күміс нанобөлшектерімен бактерияға қарсы өңдеу кезінде тоқыманың калориметриялық сипаттамаларының өзгеруі

Соңғы бірнеше жылда ғалымдардың күміс нанобөлшектерді бояғыштар мен микробқа қарсы агенттердің жаңа кластары ретінде қолдануға, сонымен қатар дәстүрлі бояғыштармен бояу процесінде металл нанобөлшектерінің түс өзгеруіне, реңк тұрақтылығына және әртүрлі тоқыма материалдарының бактерияға қарсы сипаттамаларына әсеріне деген қызығушылығы артты [101,б.44245, 123–125].

Бұрын авторлармен жұмыс гипотезасының белгілі бір экспериментальдық дәлелдері алынды, бұл наномодификация кезінде боялған материалға боялмағанға қарағанда Ag-НБ көбірек бекітілетіндігінде, ал бояғыш молекуласында тиімді хелатирлеуші топтардың болу фактісі бұл жағдайда маңызды рөл атқарады. Атап айтқанда, фенантрен мен диазапиреннің амині бар туындылары, сондай-ақ олардың негізінде алынған, молекуланың құрылымында хелатталған функционалды топтары бар азобояғыштар, белгілі бір құрамның күрделі қосылыстарын қалыптастыру үшін металл иондарымен тиімді әрекеттесетіні көрсетілген. Айта кету керек, олардың жұмыстарында қолданылған гетероциклді аминдер және олардың туындылары химиялық құрылымы бойынша қызықты объектілер болып табылады, бірақ оларды практикалық қолдану перспективалары тұрғысынан әлі де «экзотикалық» қосылыстар болып табылады [126].

Бұл зерттеу мақта матасын коллоидты Ag-НБ-мен жүктеу және C.I. тура бояғыштармен (86 тура сары; 79 тура қызыл және 78 тура көк) бояу арасындағы байланысты қарастырады. Ag-НБ жүктеу және мақта маталарын бояу тәртібінің әсері, сондай-ақ қолданылған бояғыштың концентрациясы олардың бактерияға қарсы белсенділігі мен түсінің өзгеруіне әсері зерттелді. Антибактериялы белсенділік грам-теріс E.coli бактериясына және грам-оң S.aureus бактериясына қатысты тестіледі. Ag-НБ-мен толықтырылып боялған мақта маталары, бояғыштың концентрациясына және Ag-НБ бояу мен боялуды жүктеу тәртібіне қарамастан керемет бактерияға қарсы қасиеттерді көрсетті. Ag-НБ болуына байланысты мақта-мата маталарының түсінің өзгеруі операция тәртібіне, қолданылатын бояуға және бояғыш концентрациясына байланысты. Бұл нанокомпозиттік тоқыма материалдарының тұрақтылығы қышқылды және сілтілі жасанды терде сыналды. Күмістің бөлінуі тердің рН мәніне тәуелсіз жүрді [127].

Күмістің наноөлшемді бөлшектерімен тоқыма материалдарын модификациялау әдісі мен технологиясын жасауға бағытталған зерттеулердің нәтижелері ұсынылған. Күміс гидрозольын алу және оның жұмыс ерітіндісі ретінде пайдалану кезіндегі кейбір қасиеттері, сондай-ақ иондар мен Ag-НБ модельдік бояғыштармен және оларды пайдалану кезінде боялған тоқыма материалдарымен әрекеттесуін зерттеу кезеңдері сипатталған. Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша тоқыма материалдарын наномодифициялаушы ерітіндімен өңдеудің технологиялық режимдерінің нормаларын әзірлеу бойынша жинақталған деректер, сондай-ақ әзірленген технологияларды тәжірибелік масштабта сынау мысалдары ұсынылды [128].

Бактерияға қарсы қасиеттері бар тозған джинси киімінің өндірісі үшін қарапайым жасыл әдіс қолданылды. Күміс нанобөлшектері сілтілі ортада мақта, крахмал және/немесе глюкозаның целлюлоза тізбегін қолданып, күміс нитратын тотықсыздандыру арқылы джинси маталарына табысты синтезделді. Глюкоза индиго бояғышының түсін азайту қабілетіне ие болды және бөлшектердің өлшемі мен тұрақтылығын жақсартуға әкелді. Өңделген джинси матасы СЭМ, УФС және колориметриялық өлшемдермен сипатталды. Нәтижелер джинси матасының түсінің төмендеуімен бірге боялған индиго целлюлоза матасына орташа бөлшектердің өлшемі 30-40 нм болатын күміс нанобөлшектердің табысты синтезін көрсетті. Маталар E.coli және S.aureus қатысты бактерияға қарсы белсенділікті көрсетті [129, 130].

Бұл зерттеудің мақсаты бір кезеңде боялған бактерияға қарсы жүн матасын алу үшін нанокүміс бөлшектерінің қатысуымен қышқылды бояумен (CI Acid Blue 92) жүн матасының боялуын зерттеу болды. Ag-НБ қатысуымен бояу жоғары корреляция коэффициенті (R2) бар Фрейндлих изотермасы үшін Лангмюр изотермасынан гөрі тура келгендігі атап өтілді. Ag-НБ болуы бояғыштың жоғары адсорбциясын және жууға жақсартылған төзімділікті көрсетті [131].

Бұл зерттеу коралл көк (Coralite blue FL-R) активті бояумен боялған және спектрофотометрді қолданып, Ag-НБ-мен өңделген мақта-мата маталарының түс беріктігі мен түс көрсеткіштерін бағалауды қамтиды. Күміс нанобөлшектері мақта маталарына коралл көк жетілдірілген бояу әдісімен реакционды қабілетті бояғышпен бірге қолданылады. Боялған маталарды бағалау және оларды зерттеу подложкаға күштеп енгізілген күміс нанобөлшектердің болуын көрсетті. Алайда, Ag-НБ-нің химиялық активті бояғыштармен үйлесімі матаның жалпы беріктігін жақсартады. Ag-НБ-мен өңделген маталардың түс күшінің (K/S) мәндерін шағылысатын мәндер мен K/S мәндерінің өзгеруін көрсететін өңделмеген үлгімен салыстырылды. Қорытындылай келе, коралл көк түспен боялған және күміс нанобөлшектермен өңделген мақта-мата маталарының түс талдауы күміс нанобөлшектерінің концентрациясы өзгерген кезде олардың түс мәндеріндегі айырмашылықты көрсетеді. Бояу тұрақтылығының мәндерін, биодеградациялық қасиеттерін бағалау реакцияға қабілетті бояғыштармен боялған қарапайым мақта-мата маталарының сипаттамаларына сәйкес келеді. Зерттеу сонымен қатар бояу формуласын одан әрі жақсарту үшін күміс нанобөлшектердің босатылу кинетикасын зерттеуге және талдауға мүмкіндік береді [132].

Ағымдағы тәсіл Ag-НБ қосылысының вискоза талшықтарын активті көк бояумен бояу процесіне әсерін зерттеуге бағытталған. Наногенератор ретінде натрий цитратын пайдаланып, нанокүмісті вискоза талшықтарына бірден енгізілді. Ag-НБ қосылуының арқасында талшықтардың түсі жасылдау-көгілдір түске айналды, ал күңгірт жасылдау түс төмен құрамда Ag (<1 г/кг) болған кезде байқалды. Процестердің кезектілігіне қарамастан, Ag құрамы жоғарылаған сайын талшықтардың түс беріктігі артты. Талшықтардың түсінің тұрақтылығы Ag-НБ енуіне тәуелді болмады, процестердің кезектілігіне және Ag құрамына тәуелсіз болды. Ag-нің талшықтардан суға жуылып шығу қасиеті айтарлықтай дәрежеде процестердің кезектілігіне тәуелді болды. Ag-НБ қосылған кезде, біріншіден, Ag-ның жуылып шығуының ең төменгі шамасы бағаланды (24 сағаттан кейін 0,25 г/кг). Микробқа қарсы белсенділігі Ag-НБ енгізу арқылы едәуір жақсарды. Бактериялар мен грибоктар санының азаюы сәйкесінше 24 сағат қатынасу уақытынан кейін 92,4% және 67,9%-ға жетті [133].

AgNO3-ті уытты емес тотықсыздандырғыш пен поливинил спиртін қолданып, тотықсыздандыру арқылы күміс нанобөлшектері алынды. Ag-НБ-нің өлшемі бойынша таралуы 20-дан 50 нм-ге дейінгі аралықта сфералық морфологиясы бар ПЭМ көмегімен бақылау кезінде анықталды. Ag-НБ-ін активті бояумен, атап айтқанда қызыл-қоңыр ME RL-мен араластырып, және сонымен мақта-мата маталарын бояғаны сипатталған. Реакцияға қабілетті бояғыштардағы Ag-НБ концентрациясы мол-де тиісінше 3, 5, 7 және 10 пайызда өзгерді. Модификацияланған маталарды зерттеу нәтижелері Ag-НБ-нің болуын көрсетеді. Жағылған Ag-НБ-ның боялған мақта-мата маталарының бетіне мықтап байланысқаны және ұзақмерзімді екендігі көрсетілген. Нәтижелер бірнеше рет жуғаннан кейін жабынның болуын растайды. Модификацияланған мақта-мата маталары грам-позитивті (S.aureus және B.subtilis) және грам-теріс бактерияларға (E.coli және K. pneumoniae) қарсы жақсы антимикробтық белсенділікке ие [134].

Жібек маталарды бағалы металдар нанобөлшектері мен дәстүрлі бояғыштарды біріктіріп қолдану арқылы бояу әдісі көрсетілген. Алтын мен күміс нанобөлшектері жібек маталарға орнында синтезделді, ал күрделі боялу дәстүрлі бояғыштар мен металл нанобөлшектерін интеграциялау арқылы жүзеге асырылды. Алтын және күміс нанобөлшектердің ЛППР боялған жібек маталарды өңдеуге әсері болмады. Нанобөлшектер мен бояғыштардың біріктірілген оптикалық қасиеттері түстік гаммасын кеңейтіп, жібек маталардың түс беріктігін (K/S) арттырды. УФВС пен СЭМ жібек маталардағы алтын мен күміс нанобөлшектерінің in situ синтезін көрсетті. Дәстүрлі бояғыштарды бояу талшықтардың бетіндегі алтын мен күміс нанобөлшектерінің морфологиясына мардымсыз әсер етті. Күрделі реңкке ие жібек маталары айтарлықтай бактерияға қарсы қасиеттерді көрсетті. Белгілі бір нанобөлшектер мен бояғыштарға негізделген күрделі бояу көп функциялы тоқыманың дамуының перспективті стратегиясын қамтамасыз етеді [135].

In situ боялу әдісі Ag-НБ вискоза талшықтары үшін керемет антибактериялы қасиеттерді бояу және алу үшін қолданылды. Ag-НБ in situ-да дайындалды және вискоза матрицасына басқа тотықсыздандыратын және тұрақтандыратын қандай да бір басқа агенттерсіз, тікелей енгізілді. Бұл зерттеудің негізгі мақсаты нанокүміс-вискоза композиттерін алу үшін целлюлозаның тотықсыздандыратын және тұрақтандырушы қасиеттерін табысты қолдану болды. Ag-НБ in situ қосылғаннан кейін талшықтардың түсі күмістің беттік плазмалық резонансымен байланысты. Колориметриялық мәліметтер соңғы боялған талшықтарды сипаттау үшін жуу функциясы ретінде жазылды. Жуу және тозу қасиеттерін зерттеу үшін күмістің жылдамдығы мен шығарылу қасиеттері өлшенді. Күмістің концентрациясына байланысты түрлі реңктері бар сарғыш түсті талшықтар алынды. Жақсы тұрақтылық қасиеттері кіріктіру агентін немесе байланыстырғышты пайдаланбай 20 рет жуылудан кейін алынды. Боялған талшықтар 20 рет жуылудан кейін де ішек таяқшасына қарсы тамаша антибактериялы белсенділікке ие болды [136].

Күміс нанобөлшектері бөлшектерінің өлшемі әртүрлі, сондықтан түстер күміс нитратын тотықсыздандыру арқылы жібек және мақта-мата маталарына синтезделді. Күміс коллоидтарының бөлшектерінің өлшемдері жарықтың динамикалық шашырауы (ДЛС) әдісімен өлшенді. Өңделген маталардың әртүрлі сипаттамалары, соның ішінде грам-оң (S.aureus) және грам-теріс (E.coli) антибактериялы қасиеттері де түстік эффектісі, жууға және жарыққа тұрақтылығы бағаланды. Нәтижелер өңделген маталар әртүрлі өлшемдегі күміс нанобөлшектердің қатысуымен әртүрлі түстерді және жоғары әрі ұзақмерзімді беріктік қасиеттерін көрсетті. Сонымен қатар, күміс бөлшектерінің өлшемі өңделген маталардың бактерияға қарсы белсенділігіне айтарлықтай әсер етті және оның бактерияға қарсы қасиеттері бөлшектердің өлшемін кішірейту арқылы жақсарды [137].

Жаңа жасыл әдіс көп функциялы мақта-мата матасын өндіруге, оның ішінде целлюлоза талшығына Ag-НБ-гін бір уақытта бояу мен жағуға арналған. Ag-НБ дайындау процесінде күміс нитраты мен қара күріштің сулы экстрактісін басқа химиялық заттарсыз in situ синтезі арқылы бір мезгілде синтезделді және матаға тұндырылды. Бұл жұмыста қара күріш экстрактісі табиғи тотықсыздандырғыш және бояғыш көзі ретінде енгізілді. УК-көрінетін спектрлер мен СЭМ Ag-НБ табысты алынғанын және целлюлоза талшығының бетіне біркелкі таралғанын растады. Сонымен қатар, нәтижелер синтез ваннасының рН мәні өңделген үлгілердің көрінетін түсі мен түстің күшіне қатты әсер еткенін көрсетті. Синтез ваннасындағы рН мәні 10 болған кезде, ең жақсы K/S мәні, жууға төзімділік және ультракүлгін қорғаныс қасиеттері басқа рН мәндерімен салыстырғанда көрінді. Сонымен қатар, өңделген мақта мата S.aureus және E.coli-ге қатысты бактерияға қарсы қасиеттерді көрсетті. Тұрмыс жағдайында 25 рет жуу циклынан кейін E.coli және S.aureus үшін өңделген үлгілерді бактерияға қарсы өңдеу деңгейі әлі де 80%-дан жоғары болып тұрды. Бұл зерттеу жууға тұрақтылығы жоғары антибактериялы мақта-мата матасын әзірлеудің экологиялық таза әдісі болып табылады [77,б.1840].

Функционалды мақта-мата маталары титан оксидін фотокатализатор ретінде және күміс нанобөлшектерді TiO2-НБ модификациялауға қабілетті бояғыштардың жаңа класы ретінде дайындады. Түрлі түсті Ag-НБ коллоидтары негізінен күміс нитратын тотықсыздандыру, содан кейін мақта маталарын бояу және Ag/TiO2 синтезі арқылы синтезделетін. Матаның бетіндегі нанокомпозит ультрадыбыстық ваннаға TiO2-НБ қосу арқылы жасалды. Өңделген мақта маталары эмиссиялық СЭМ, ЭДРС, РСА және УК-көрінетін шағылысу спектроскопиясымен сипатталды. Түс эффектісі және үлгілердің басқа сипаттамалары да зерттелді. Нәтижелер Ag/TiO2 нанокомпозитімен өңделген мақта-мата матасының барлық қасиеттері өңделген TiO2 үлгісімен салыстырғанда жоғары екенін көрсетті. Сонымен қатар, титан диоксидінің фотокаталитикалық белсенділігі матаның түсіне теріс әсер етпейді және ультракүлгін сәулеленуден кейін өңделген маталардың түсінің өзгеруі мардымсыз болды [138].

Алғаш рет күміс/мырыш оксиді нанокомпозиті көп функциялы қасиеттері бар түрлі-түсті мақта-мата маталарын әзірлеу үшін қолданылды. Өздігінен тазаратын, тиімді бактерияға қарсы және УК-блоктайтын қасиеттері бар, берік түрлі-түсті мақта-мата маталары алынды. СЭМ және РСА мен ЭДРС арқылы мақта-мата матасында Ag/ZnO нанокомпозиттерінің түзілуі анықталды. Әрлеу процесіндегі күміс нанобөлшектерінің мырыш оксидімен комбинациясы мақта маталарына Ag-НБ немесе ZnO қасиеттерін қолдануға әкелді. Сонымен қатар, 72 сағаттық ультракүлгін сәулеленуден кейін модификацияланған үлгілердің түсінің өзгеруі шамалы болды, бұл мырыш оксиді нанобөлшектерінің фотокаталитикалық белсенділігіне үлгілердің түсінің жоғары тұрақтылығын көрсетті [139].

Анизотропты Ag-НБ жүн маталары мен жібек талшықтарын бояу үшін табысты қолданылды. Модификацияланған жүн маталар Ag-НБ-нің ЛППР қасиеттеріне байланысты жарқын түстерді көрсетті. Жүн маталарының түстері Ag-НБ морфологиясымен өзгерді. Нәтижелер рН пен ерітіндінің температурасы сәйкесінше шамамен 4 және 40°C болған кезде, анизотропты Ag-НБ жүн талшықтарының бетіне тиімді жиналғанын көрсетті. Жүн талшықтарына Ag-НБ-ті енгізу, жүн талшықтары мен Ag-НБ арасындағы электростатикалық өзара әрекеттесу арқылы жүзеге асырылды. Энергияны көп қажет ететін жібекті бояудың әдеттегі процесінен айырмашылығы, күміс нанобөлшектермен бояу процесіне бөлме температурасында қол жеткізіледі. Жібек талшықтары бояу процесінде Ag-НБ үшін күшті адсорбциялық қабілетін көрсетті. Модификацияланған жібек талшықтары әртүрлі ашық түстерді көрсетті, өйткені талшықтардың бетіндегі Ag-НБ өзгерді. Сонымен қатар, Ag-НБ-мен өңделген жібек бетіне полидиметилсилоксанды қолдану арқылы бояудың жууға жоғары тұрақтылығына қол жеткізілді. Ag-НБ-мен өңделген жүн маталары мен жібек талшықтары E.coli бактерияларына қарсы жоғары бактерияға қарсы белсенділікті көрсетті. Бұл зерттеу дәстүрлі тоқыма материалдарын бояуға және функционализациялауға жаңа көзқарас ашады [140, 141].

Жібек талшықтарының және жүнінің Ag-НБ-мен бояу кинетикасын әр түрлі температурада УФВС көмегімен зерттелді. Жаңа бояғыштар ретінде әрекет ететін Ag-НБ олардың ЛППР арқасында талшықтарға көк түс береді. Ag-НБ бар талшықтарды бояу жылдамдығы температураның көтерілуімен жоғарылайды. Жүнмен салыстырғанда жібек Ag-НБ-пен бояудың жоғары жылдамдығын көрсетті. Псевдо-бірінші ретті модель Ag-НБ негізіндегі жібек пен жүнді бояу процесінің қолайлы бастапқы кезеңін сипаттады. Бастапқы кезеңді қоспағанда, бояудың бүкіл процесі сәйкесінше псевдо-екінші ретті модельге сәйкес келетіні назарға алынды. Ag-НБ-мен салыстыру үшін дәстүрлі бояғыш (қышқылды көк 199) қолданылды. Псевдо-екінші ретті модель бүкіл қышқылды көк бояу процесіне жақсы сәйкес келді. Жібекті бояуға арналған Ag-НБ активтендіру энергиясы зерттелген бояу жүйелерінің ішінде ең төмен болды, бұл Ag-НБ жібек талшықтарымен оңай комбинацияланатындығын көрсетті [142].

Сары түсті рами талшықтары in situ Ag-НБ синтезінен кейін алынды. Ag-НБ-мен өңделген рами талшықтарының түсі күміс иондарының концентрациясының жоғарылауымен күңгірттенетін болады. Алтын нанобөлшектердің in situ синтезі рами талшығына қызыл және күлгін түс беретіні назарға алынды. Алтын иондарының концентрациясының жоғарылауымен түс қызылдан күлгінге ауысты. Өңделген рами талшықтарының оптикалық ерекшеліктерін зерттеу үшін нанобөлшектері бар рами талшықтарының ультракүлгін және көрінетін жарық сіңіру спектрлері өлшенеді. Ag-НБ өңделген талшықтардың сіңіру спектрі 428 нм центрі бар бір жолаққа ие, бұл күміс нанобөлшектердің ЛППР-ге сәйкес келеді. Au-НБ-мен өңделген рами талшықтарында алтын нанобөлшектердің ЛППР-ге сәйкес келетін шамамен 533 нм ультракүлгін сәулеленудің сіңіру жолағы болды. ЛППР-дің оптикалық қасиеті өңдеуден кейін талшықтардың ашық түсіне алып келді, бұл дәстүрлі бояғыштарды қолданбай рамиларды бояуға мүмкіндік берді. Өңделген талшықтардың СЭМ-суреттері рН әртүрлі мәндерінде рами талшықтарында күміс пен алтынның нанобөлшектерінің болуын қосымша көрсетеді [143].

Тұрақты, жылдам бояғыштар әрі функционалды компоненттер ретінде Au-НБ және Ag-НБ қолданып, полиэфир мен мақта-мата маталарын басып шығарудың және әрлеудің қарапайым әдісі ұсынылған. ППР коллоидты Au-НБ және Ag-НБ жолақтары тиісінше λmax 520 нм және 450 нм кезінде байқалды, бұл ПЭМ талдауымен қосымша расталған сфералық Au-НБ және Ag-НБ болуын көрсетеді. Мақта мен полиэфир үлгілерінің екеуі де керемет бояуға тұрақты болды. Басылған өрнектері бар маталардың функционалды қасиеттері, Au-НБ мен Ag-НБ-нің маталарға бір уақытта тұрақты түстер, өте төзімді микробқа қарсы белсенділік пен ультракүлгін сәулелерден қорғаудың өте жақсы қасиеттері сияқты, көп функциялы қасиеттерді беретіндігін көрсетті. Синтезделген НБ-ті қолданып, түрлі-түсті және көп функциялы баспа полиэфирі мен мақта-мата маталарын өндірудің жеңіл және қол жетімді стратегиясы жасалды. Бұл әдіс полиэфирлі мен мақта-мата маталарын біркезеңді басып шығару, және функционалды әрлеу процесінде экологиялық таза тұрақты бояғыштар мен функционалды компоненттер ретінде алтын және күміс нанобөлшектерді қолданудың жаңалығымен ерекшеленеді [144]. Күміс нанобөлшектері поли(диаллилдиметиламмонийхлоридпен) (ПДДА) модификацияланған мақта-мата матасына синтезделді. Ерітіндідегі ПДДА концентрациясының түс сипаттамаларына әсері зерттелді, сондай-ақ ПДДА модификацияланған күміс жабыны бар мақта маталарының түс тұрақтылығы бағаланды. Нәтижелер модификацияланған ПДДА мақта-мата маталары Ag-НБ тығыз қабатымен жабылғанын көрсетеді. Модификацияланған мақта-мата бояуының қарқындылығы алдын-ала өңдеуге арналған ерітіндідегі ПДДА концентрациясының өсуімен артады. ПДДА-ті қосу Ag-НБ мақта-мата маталарының жууға төзімділігін жақсартады [145].

Бір мезгілде реактивті бояумен және бактерияға қарсы жабынмен ваннаны қолдануды зерттеді. L-цистеин (L-cys) - көптеген тірі организмдерде кездесетін табиғи қорғаныс тиолданған амин қышқылы және мақта матасын реактивті бояудың қарапайым әдісі арқылы қолданылады. L-cys бар маталардың бактерияға қарсы белсенділігі E.сoli, S.aureus штамдарына қарсы бағаланды және 20 рет шаюға дейін бактерияға қарсы белсенділіктің тұрақтылығын растайтын перспективті нәтижелері анықталды. Антимикробты боялған маталардың тұрақтылық қасиеттері бақылау үлгілерімен салыстырғанда өзгерген жоқ. Алайда, антибактериялы агент мөлшерінің жоғарылауымен түс тереңдігі (k/s) төмендеді, бақылау үлгілері максималды мәнді көрсетті. Ұсынылған процесс химиялық заттар мен энергияны тұтынуды, сондай-ақ қалдық сулардың көлемін азайтады [122,б.5412]. Бұл мақалада хитозанды табиғи экологиялық таза тотықсыздандырғыш ретінде қолданып, жасыл түсті синтезделген күміс нанобөлшектермен (G-Ag-НБ@ПЭТ) полиэфир матасын бояудың жаңа әдісі туралы айтылады. Ag-НБ түзілуі ультракүлгін көрінетін спектроскопия арқылы расталды.

Морфологиясы және Ag-НБ-нің орташа өлшемі ПЭМ көмегімен зерттелді. Матаның бетіндегі G-Ag-НБ-ніің біркелкі тұнғанын СЭМ және ИКФС растайды. Бояу қасиеттері мен матаның беріктігі едәуір жақсарғаны анықталды, бұл G- Ag-НБ ППР-мен байланысты. Бояу мен төзімділік қасиеттері бактериялардың екі штаммы үшін 90%-дан жоғары бактериялардың төмендеу дәрежесінде де жақсарды. Ұсынылған әдіс қажетті функционалды қасиеттері бар тоқыма өнеркәсібінде қолдану үшін бояудың потенциальды жаңа процесін қамтамасыз ете алады [146].

Мұнда функционалды бояғыш ретінде Ag-НБ@жібек in-situ алудың жылдам, жасыл және қарапайым процедурасы сипатталған. Алдымен күміс иондары (Ag+) AgNO3 сулы ерітіндісін сіңіру арқылы жібек матасының матрицасына диффундирленді, содан кейін экологиялық таза тотықсыздандырғыш ретінде Ag-НБ@жібек ферул қышқылының, табиғи полифенолдың алкогольдік ерітіндісін қосты. УК-көрінетін спектрлер мен ПЭМ талдауы көп немесе аз сфералық жақсы дисперсті Ag-НБ түзілуін растады. Ag-НБ@жібектегі Ag құрамын азот қышқылымен бөліп, содан кейін ICP-OES арқылы анықталды. Ag-НБ@жібек ашық-қоңырдан күңгірт-алтынға дейінгі әдемі түстік фонын беретіні анықталды. Ag-НБ-мен өңделген жібек өте жақсы антибактериялы белсенділік (>99% бактериялық төмендеуі) пен жууға тамаша тұрақтылық көрсетті, онда ол 10 рет жуу циклынан кейін де >94% E.сoli-ді ингибирледі [147].

Арнайы функциялары бар түрлі-түсті мақта-мата маталары мырыш оксидін фотокатализатор ретінде және Ag-НБ бояғыштардың жаңа класы ретінде алынды. Талшық бетіндегі Ag/ZnO нанокомпозитінің гомогенді таралуы ПЭ СЭМ және ЭДРС көмегімен расталды. Рентгенограммада өңделген мақта-мата матасында нанокомпозиттің болуы көрсетілген. Нәтижелер Ag-НБ-ті ZnO-ға қосу өздігінен тазару қасиеттерінің жақсаруына әкелетінін көрсетті, тіпті ZnO фотокаталитикалық белсенділігі матаның түсіне теріс әсер етпейді [139,б.428].

Бұл жұмыста алғаш рет Ag-НБ-тің жасыл синтезі әдісі арқылы жібек матаның функционализациясына жаңа көзқарас ұсынылды. ИҚ-Фурье спектрлері функционалды топтардың болуын растады, ал ПЭМ және РСА мәліметтері синтезделген Ag-НБ жақсы кристалды құрылымға ие екенін көрсетті. СЭМ зерттеулері Ag-НБ талшықтың бетіне жақсы тұндырылғанын көрсетті. рН, уақыт пен температураның әсері жібекке Ag-НБ-ті қолдану кезінде де зерттелді, онда 40 минут ішінде рН 4 және 40°C кезінде оңтайландырылған жағдайлар анықталды. Ag-НБ-мен өңдеу жібектің түс беруін арттырды, сонымен қатар жарық пен жууға төзімділікті жақсартты, бұл әдіс дәстүрлі бояу процестерінің шектеулерін жеңе алады деп болжауға болады. Бактериялық тест нәтижелері ұсынылған әдістің жоғары бактерияға қарсы белсенділігін растады [148].

Тұрақты түсті және ұзаққа созылатын бактерияға қарсы қасиеттері бар боялған мақта маталары, мақта маталарына тармақталған полиэтилениминді (ПЭИ), Ag-НБ және фторланған дециллиэдрлік олигомерлі силсесквиоксанды (Ф-ПОСС) дәйекті тұндыру арқылы жасалады. Ag-НБ ППР көмегімен мақта маталарына мол түс пен бактерияға қарсы қабілет береді. Ф-ПОСС/Ag-НБ/ПЭИ пленкасын жағу арқылы мақта-мата матасына өздігінен қалпына келетін супергидрофобиялылықты интеграциялау Ag-НБ-нің антибактериялы қасиеттерін сақтап, жуу мен механикалық үйкелуге қарсы мата түсінің тұрақтылығын едәуір арттырады [149].

Түсті, бактерияға қарсы және ультракүлгін қорғаныс сияқты көп функциялы табиғи маталар мата матрицасына Ag-НБ-ті қосу арқылы алынады. Мақта-мата мен жүн маталары табиғи маталар ретінде қолданылып, ал тризодицитрат Ag+ үшін тотықсыздандырғыш және Ag-НБ үшін тұрақтандырғыш ретінде пайдаланылды. Маталардағы Ag-НБ-тің түзілуі СЭМ көмегімен көрсетілді және олардың өлшемдері сәйкесінше мақта мен жүн маталары үшін 20-90 нм және 70-150 нм аралығында диапазонында болды. Ag-НБ ППР-дың нәтижесінде жақсы беріктік қасиеттері бар түрлі-түсті маталар алынды. Модификацияланған маталардың функционалдық қасиеттері мата матрицасына Ag-НБ орнында қосу бір мезгілде табиғи маталарға көпфункционалды қасиеттер (бояғыш, бактерияға қарсы әсер және УК-нен қорғау) бергенін көрсетеді [150].

Мақта-матасы, былғары және жібек маталардағы Ag-НБ синтезінің жаңа және in-situ стратегиясын үш түрлі әдіспен ұсынады: жасыл әдіс, химиялық әдіс және жасыл мен химиялық әдістердің үйлесімі (композициялы). In-situ жасыл синтезіне Бенгаль айвасының жемісі үлпасының экстрактісі (Aegle marmelos) арқылы қол жеткізілді, ал NaOH химиялық синтезде қолданылды. Ag-НБ жасыл синтезін тексеру үшін әртүрлі аспаптық әдістер, соның ішінде УК-көрінетін спектрофотометриясы, ПЭМ, ВР, ИҚ Фурье спектроскопиясы және рентгенқұрылымдық анализі пайдаланылды. Химиялық және композициялық әдістер қыздырылған кезде мақта-мата, былғары және жібек маталарға Ag+ тотықсызданады, ал талшықтарға қосылу үшін сілтілі орта қажет. Бұл шарттар жасыл синтез процесінде қолданылмайды. Ag-НБ-ті әртүрлі маталармен байланыстыру үшін қолданылатын композициялық технология айтарлықтай түс координациясын, түс тұрақтылығын, былғарының көлемдік қасиеттерін және керемет бактерияға қарсы белсенділікті қамтамасыз етеді [78,б.1012].

1.4 Бактерияға қарсы шұлық-ұйық бұйымдары мен беймата материалдарды қолдану салалары

Әлемдік масштабта трикотаж өндірісі он еседен астам өсті - олар серпімді және жұмсақ, трикотаж киім кию ыңғайлы және қолайлы. Бұл нарықтағы тауарлардың едәуір үлкен көлемі болып саналады, сондай-ақ дизайнерлердің қызығушылығын тудыратын модельдеу және жобалау салалары болып табылады [151].

Қазіргі әлемде микробқа қарсы қорғаныш қасиеттері бар тоқыма материалдарын жетілдіруге көп көңіл бөлінеді. Осы мақсатқа жету үшін арнайы микробқа қарсы препараттар да, бактерияға қарсы қасиеттері бар жаңа арнайы жіптер мен талшықтар да қолданылады. Құрамында биоактивті полиэфирлі талшықтар және биоактивті наноқосымшалары бар полиэфирлі текстураланған микрофиламентті жіптер бар отандық аралас мақтаполиэфирлі иірімжіпті қолдану негізінде бірнеше рет жуғаннан кейін биобелсенді қасиеттерін сақтау қабілеті және тұрақты бактериостатикалық қасиеттері бар биобелсенді трикотаж жаймаларының ассортиментін жасау бойынша зерттеулер сипатталған [152].

Тоқыма материалдары үшін жаңа заманауи гигиеналық норма бактериялар колонияларының санын минималды деңгейде бақылау үшін микробқа қарсы агенттермен перманентті әрлеу болды. Әр түрлі химиялық құрылымдағы препараттар тоқыма материалында орналасқан микроорганизмдердің барлық түрлерінің (бактериялар, грибоктар) өсуіне қарсы күресу үшін қолданылады. Әрлеу сапасы микробқа қарсы заттың әсер ету спектрінің кеңдігімен, сондай-ақ оны фиксациялау дәрежесімен анықталады [153].

Хирургияда іріңді жараларды емдеуде антибактериялы әсері бар целлюлоза талшықтарының негізіндегі тоқыма материалдары қолданылады, оларды әртүрлі емдік препараттармен модификациялау арқылы қол жеткізіледі. Микробқа қарсы белсенділігі бар бірқатар заттар үшін: 2-(2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил)этил-(9-акридон-10-ил)ацетат (L), (2-(5-нитро-1H-имидазол-1-1 ил)этил-(9-тиооксоакридин-10(9h)-ил)ацетат (L), 2-(2-метил-4-нитро-1H-имидазол-1-ил)этил-2-(6h-индол[2,3-B]хиноксалин-6-ил) 2 ацетат (l), жараларды аппликациялауға әрекет жасалды. Белсенді затты беймата материалының 3 бетіне иммобилизациялау мүмкіндігі және оның модельдік ерітіндіде шығарылуы сорбция мен нақты сорбция мен десорбция дәрежесінің мәндерімен бағаланды. Іріңді жараның сілтілі ортасы L. 1 биологиялық белсенді затының қосымшаларын жасау үшін ең перспективалы болып табылады [154]. Сонымен қатар, целлюлоза талшықты материалдары үшін катион полиэлектролитімен және жүн талшықтары үшін анион полиэлектролитімен сіңдіру ең жоғарғы сорбциялық қабілеттілікке ықпал етеді [38,б.196].

Микробқа қарсы маталарды медициналық мақсаттарда және спорттық киімдерді дайындау кезінде терлеу мен тердің иісін азайту әдістері қарастырылған. Терлеуді бағалау және тердің иісін болжау әдістері сипатталған [155].

Полипропилен негізінде беймата материалдан жасалған бір реттік медициналық киім мен іш киім өндірісі белсенді дамып келеді және үлкен перспективаға ие. Бір рет қолданылатын медициналық өнімдер әдетте радиациямен зарарсыздандырылады, өйткені бұл ең тиімді және экологиялық таза әдіс. Оның радиациялық тұрақтылығын арттыру мақсатында полипропиленнің модификациясы қарастырылды. Полимерге енгізілген модификатор тұтқыр ағынды күйдегі материалдың қасиеттеріне, құрылымды қалыптастыру процесіне және эксплуатация кезінде материалдың сипатына әсер етеді, бұл өнімнің радиациялық тұрақтылығы мен беріктігін арттырады. Модификаторлар ретінде полихинон мен фенол-фосфит қоспасын қолдану зерттелді. 0,2 мас.сағ мөлшеріндегі полихинонды құрамына енгізу ПТР-ді төмендетеді, бұл сіңірілген дозалардың зерттелген барлық диапазонында (35-98 кГр) полипропиленнің деструкциясының төмендеуін көрсетеді. Ұқсас көрініс композиция гамма-сәулемен сәулелендірілген кезде байқалады. Фенол-фосфит антиоксидантының композициясына Anox20-ны енгізу балқыманың аққыштық көрсеткішінің одан да төмендеуіне алып келеді, бұл полимерге полихинон мен фенол комбинациясын енгізудің тиімділігін көрсетеді [156].

Мыс силикатын полиэтилен, полипропилен және полимол қышқылы негізіндегі беймата материалдарға аз мөлшерде (≥0,5 масса.%) енгізу, олардың микробқа қарсы қасиеттерін күрт арттыратындығы көрсетілген. Мұндай материалдарды ауа кондиционерлерінің сүзгілерінде қолдануға болады [157].

Жаңа талшық - хитозанның реактивті туындысын, молекулалық массасы төмен хитозаннан екі сатыда синтезделді. Біріншіден, хитозанның 2,3-эпоксипропилтриметиламмоний хлоридімен реакциясы, хитозанның суда еритін туындысы - хлорид N-[(2-гидрокси-3-триметиламмоний)пропил] хитозанын (HTCC) алды. Екіншіден, HTCC N-(гидроксиметил)акриламидімен хитозан туындысын, төртіншілік хитозан аммоний тұзын o-метилакриламидпен (NMA-HTCC) реакциямен қосымша өзгертілді, ол сілтілік жағдайда жібек талшықпен коваленттік байланыс түзе алады. NMA-HTCC химиялық құрылымы Фурье-ИҚ және ЯМР - спектроскопия әдістерімен сипатталды. HTCC ауыстыру дәрежесі және NMA-HTCC қос байланыс құрамы тексерілді. Содан кейін, NMA-HTCC-ті Bombyx Mori жібек матасын бактерияға қарсы әрлеу үшін қолданылды. Нәтижелер NMA-HTCC-пен өңделген жібек мата Staphylococcus aureus және Escherichia coli-ге қарсы бактерияға қарсы белсенділікті едәуір жақсартты, ал NMA-HTCC-пен өңделген жібек матасының бактерияға қарсы белсенділігі хитозан мен HTCC-ге қарағанда әлдеқайда жақсы болды. NMA-HTCC-пен модификацияланған Bombyx Mori жібек матасы 50 рет қайталап жуғаннан кейін де керемет бактерияға қарсы белсенділікті көрсетті [158].

Полипропилендік беймата жаймасына антимикробтық қасиеттер берудің ғылыми негіздері оны тікелей газды фторлау әдісімен модификациялау арқылы жасалды. Бұл әдіс полипропилендегі сутегі атомдарының бір бөлігін фтормен алмастыру реакциясына негізделген, ол тіпті химиялық байланысқан күйде де биологиялық белсенділікке ие. Тікелей газды фторлау полипропилен беймата жаймасының қасиеттерін жақсартудың перспективті әдісі болып табылатыны анықталды, оны пайдалану кезінде материалға микробқа қарсы және гидрофобты қасиеттер беріледі [159].

Мақта икемділігіне, абсорбциялауу қасиеттеріне, әмбебаптығына және ауаөткізгіштігіне байланысты әлемдік масштабта танымал материал болып табылады, алайда оны киімге кеңінен қолдану үшін қыртыстану, шөгу және микробтармен ыдырау сияқты шектеулері бар. Мақтаның кейбір негативті қасиеттерін хитозанның үстірт модификациясы арқылы жақсартуға болады. Хитозанмен өңделген мақта талшықтары S.aureus және E.coli-ге қарсы антимикробтық белсенділікті арттыратыны анықталды. Осыған байланысты маталарды хитозанмен өңдеу, киімге арналған маталарға микробқа қарсы қасиеттер берудің жақсы әдісі болып табылады [160].

Арнайы мақсаттағы киім өндірісінде қолданылатын әртүрлі сипаттағы нанобөлшектерді белсенді толықтырғыш ретінде қолданып, полимерлі композиттердің жаңа түрлерін жетілдірудің мәселелері қарастырылды [161, 162].

Бактерияға қарсы белсенділігі жоғары микробқа қарсы материалдарды, оның ішінде медициналық мақсаттағы беймата материалдарды әзірлеу әдісі патенттеледі. Бұл әдіс кем дегенде бір катион тобынан тұратын олиго - (арил/гетероарил этинил) конъюгацияланған құрылымы бар олигомер негізіндегі биоцидті қоспаны қолданудан тұрады. Қоспа беймата материалдарды дайындайтын талшықтарға енгізілуі мүмкін [163].

Тері ауруларының алдын-алу және оңалту әсерімен микробқа қарсы шұлық-ұйық бұйымдарын ұзақ уақыт эксплуатациялау мерзімі ішінде алу мүмкіндігі көрсетілген [164].

NaКМК-ны таңдау, оның биодеградация қабілетіне байланысты тоқыма өнеркәсібінде кеңінен қолданылатындығына, гель түзетін, сорбциялық және басқа да биологиялық қасиеттерге ие екендігіне, сондай-ақ адам терісіне тітіркендіргіш әсер етпейтін табиғи экологиялық таза компонент болып табылатындығына байланысты [165].

1-ші тарау бойынша қорытындылар

Ag-НБ синтезі үшін әртүрлі әдістер қолданылып, полимерлер мен өсімдіктерді тотықсыздандырғыштар мен тұрақтандырғыштар ретінде пайдалану арқылы химиялық және жасыл әдістермен синтездеу әдістеріне шолу жасалынып, химиялық синтез Ag-НБ алудың маңызды әдістерінің бірі болып табылатындығы көрсетілді. Зиянды еріткіштерді қажет етпейтіндігі, ұзақ уақыт бойы жоғары тұрақтылыққа ие болуы, салмағының жеңілдігі, биоүйлесімділігі және экономикалық үнемділігі жасыл әдістердің артықшылығы болып саналатындығы нақтыланды.

Тұрақтандыру және тотықсыздандыру агенттері ретінде биополимерлердің маңызды рөлі сипатталды. Кіші өлшемдегі күміс бөлшектерінің микроорганизмдердің жасушалық мембранасына тиімді еніп, оған анағұрлым біркелкі таралатындығы анықтау барысында бөлшектердің өлшемі кішірек нанокүмісті қолдану өте маңызды екендігі нақтыланды. Нәтижесінде материалдарды кішігірім нанобөлшектермен өңдегеннен кейін бактерицидтік әсер максималды болатындығы сипатталды. Сонымен бірге, текстиль материалдарына бактериялар мен вирустарға қарсы, және фунгицидтік қасиеттер беруге ерекше назар аудару арқылы тоқыма саласында Ag-НБ қолдану туралы ең соңғы зерттеулер ұсынылды.

Классикалық бояғыштармен салыстырғанда нанобөлшектерде хромофорлардың жоқтығына және олардың түс қасиеттері бөлшектердің пішіні мен өлшеміне байланысты болуынан металл нанобөлшектерін жаңа бояғыштар мен микробқа қарсы агенттер ретінде жеке қолдану жақсы нәтиже беретіндігі сипатталды. Металдардың-НБ in situ әдісімен қосқаннан кейін талшықтардың түсі металдардың беткі плазмалық резонансымен байланысты болатындығы көрсетілді.

Өсімдік экстрактілері көмегімен түрлі металдардың НБ жасыл синтезі әдістерімен тоқыма материалдарының функционализациясына жаңа тәсілдер ұсынылды. Металл нанобөлшектерін әзірлеу үшін өсімдік экстрактілерін пайдалану қарапайым, ыңғайлы, арзан, оңай масштабталатын, энергияны аз тұтынатын, экологиялық таза, қауіпті материалдарды пайдалануды азайтады және процестің тиімділігін арттырады. Ол әсіресе улы ластаушы заттардан бос болуы керек НБ-ді әзірлеу үшін өте қолайлы екендігі келтірілді. Ag-НБ-мен өңдеу материалдардың түс беруін жақсартады, сонымен қатар жарық пен жууға төзімділікті жақсартады, бұл әдістер дәстүрлі бояу процестерінің шектеулерін жеңе алады.

2 ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ

2.1 Зерттеу объектілері

Материалдар:

Зерттеу үшін «Супрем» және «Интерлок» артикулдарының трикотаж мақта матасы таңдалды. «Супрем» – беткі тығыздығы 80 г/м2 ағартылған трикотаж мата. 2.1а суретке сәйкес супрем кулир бетінің (глади) бір түрі болып саналады, мақта трикотаждарының ішіндегі ең жұқасы деп танылды. «Интерлок» трикотаж матасы – «BEZEMA CHT Switzerland AG» фирмасының Orange 2R реактивті бояғышымен қоңыр түске боялған, беткі тығыздығы 120 г/м2, форматұрақты, созылу деңгейі төмен мата. 1б суретке сәйкес Интерлок (interlock) – тоқу кезінде өңі және тыс жағы туралы түсінік жоқ. Ол жақсы жылусақтағыш қасиеттерге ие. Екі жайма да 100% мақтадан тұрады. Нанокүміс және карбоксиметилкрахмал негізінде бактерицидтік қасиеттері бар бактерияға қарсы материалдарды алу үшін мақта-мата трикотаж материалын таңдау біздің зерттеуімізде трикотаж өрімді матаның икемділігі мен жұмсақтығын қамтамасыз ететіндігімен, сондай-ақ жоғары адсорбциялық қабілетке, капиллярлыққа, ауа өткізгіштікке ие болуымен байланысты болды. Бұл олардың негізінде тұрмыстық және медициналық мақсаттағы бактерияға қарсы әрленген бұйымдарды жасауға ықпал етеді.

а – супрем (өрім кулирлі гладь); б – интерлок

Сурет 2.1 - Трикотаж өрімі

Беймата жаймасы. Қолданысқа ие бір реттік беймата материалдарына бактерияға қарсы қасиеттер беру перспективті бағыт болып табылады, өйткені олардың жаппай пайдалану ауруханаішілік және қайталама инфекция деңгейін айтарлықтай төмендетуге ықпал етеді [166]. Беймата материалдар – бұл тоқу машинасын пайдаланбай талшықтарды бекіту арқылы дайындалған мата болып табылады. Қосылыс физикалық немесе механикалық әсер ету арқылы, мысалы, престеу, жоғары температура немесе инешаншыммен пайда болады. Беймата материалдарды өндіруге арналған шикізат табиғи, жасанды, синтетикалық талшықтар, сондай-ақ тоқыма өндірісінің қалдықтары болып табылады. Зерттеу үшін беймата материал Спанлейс таңдалды.

Спанлейс - вискозадан, полипропиленнен немесе мақтадан дайындалады. Талшықтар қысыммен гидроағынды әдіспен қосылады. Нәтижеде - бұл статикалық электр энергиясын құрмайтын ауаны өткізетін өте берік мата. Оны дымқыл майлықтар, сұлулық салондарына арналған бір реттік бұйымдар жасау үшін қолданылады. Құрамы 50% вискоза 50% полиэстер.

Химиялық реагенттер:

Күміс нитраты AgNO3 (ГОСТ 1277-75).

Карбоксиметилкрахмал, тазартылған, негізгі заттың құрамы 99,5%-дан кем емес (СТ ТОО 40936697-004-2015).

NaКМК-ны таңдау оның биодеградация қабілетіне байланысты тоқыма өнеркәсібінде кеңінен қолданылатындығына, гельтүзетін, сорбциялық және басқа да биологиялық қасиеттерге ие екендігіне, сонымен қатар адам терісіне тітіркендіргіш әсер етпейтін табиғи экологиялық таза компонент болып табылатындығымен негізделген.

2.2 Күміс және карбоксиметилкрахмал негізінде нанокомпозицияны алу әдістемесі

Күміс иондарын тотықсыздандыру және күміс нанобөлшектерін синтездеу. Жұмыста NaКМК және ультракүлгін сәулеленуді қолданып, күміс иондарын тотықсыздандыру әдісі пайдаланылды.

Ag+КМК- құрылымындағы күміс иондарын нанобөлшектерге дейін фотохимиялық тотықсыздандыруды ДРШ-250-3 аса жоғары қысымды сынап-кварц шар шамымен сәулелендіру арқылы жүргізілді.

Күміс нанобөлшектерінің дисперсиясын алу үшін УЗДН-1, У-4,2 маркалы ультрадыбыстық диспергаторы қолданылды.

Нанобөлшектерді синтездеу толқын ұзындығы 280-400 нм ультракүлгін сәулелену мен жиілігі 1,7 МГц ультрадыбыстық толқындардың қосарланған әсерінен NaКМК сулы ерітіндісіндегі күміс иондарын тотықсыздандыру арқылы жүзеге асырылды.

Күміс және NaКМК сулы композициялық ерітіндісін алу. Құрамында 0,500 мас.%. NaКМК сулы композициялық ерітіндісін және 0,15 мас.% (0,30 мас.%) күміс нанобөлшектерін алу үшін, сыйымдылыққа 50 мл су құйылып, 0,5 г NaКМК қосылған соң механикалық араластырғышпен 10 минут араластырылды. Кейін осы ерітіндіге 50 мл 0,50% (1,0%)-ды күміс нитратының ерітіндісін қосып, әрі қарай біртекті ерітінді алынғанша, 15-20 минут аралығында араластыруды жалғастырдық. Алынған Ag+КМК- ерітіндісі 15 минут аралығында ультрадыбыстық диспергирлеуге ұшырады.

2.3 Күміс және карбоксиметилкрахмал нанокомпозицияларымен трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата материалдарын өңдеу әдістемесі

Трикотаж материалдары мен беймата материалдарды өңдеу. Трикотаж материалдары мен беймата материалдарды өңдеу, олардың құрылымының деформациясын болдырмау үшін ерітіндіні аэрозольмен бүрку арқылы жүзеге асырылды. 100 г материалға дайындалған 100 мл күміс нанобөлшектердің композициялық ерітіндісі аэрозоль әдісімен отырғызылды, содан кейін материал 15 минут аралығында ультракүлгін сәулеленуге ұшыратылды. Сәулеленуден кейін өңделген материал 202-ОЕ модельдегі кептіру шкафында 120°C температурада 6% қалдық ылғалдылыққа дейін кептірілді.

2.4 Нанокүміс бөлшектерінің өлшемдерін және материалдар бетінің морфологиясын анықтау әдістемесі

Нанобөлшектердің өлшемдерін және трикотаж материалдарының беткі морфологиясын бағалау 0,3–тен 30 кВ-қа дейінгі үдеткіш кернеуі бар JEOL JSM-6490 LV сканерлейтін электронды микроскопта жүргізілді.

2.5 Күміс және карбоксиметилкрахмал нанокомпозициясымен өңделген шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдардың бактерияға қарсы белсенділігін анықтау әдістемесі

Құрамында күміс нанобөлшектері бар микробқа қарсы целлюлоза материалдарын диагностикалау мен тестілеуді, МемСТ Р ИСО 20743-2012 «Тоқыма материалдары. Бактерияға қарсы өңделген бұйымдардың бактерияға қарсы белсенділігін анықтау» мемлекетаралық стандартқа сәйкес жүргізді. Трикотаж материалдарының антимикробты күміс құрамды үлгілерінің белсенділігін заттардың үлгіден агаризацияланған қоректік ортаға диффундирленгендер әсерінен бактериялық және грибоктық культуралардың өсуінің кідіріс аймағы бойынша бағалады. Қоректік ортада өсірілген Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus тест-культураларын, Петри чашкаларындағы қоректік орталарда «газон» әдісімен себілді және асептика шарттарын сақтап, аппликация әдісімен чашка бетін кебуден кейін 10×10 мм өлшемдегі сыналатын материалдардың үлгілерін ортаның үстіне салды. Чашкалар 37°C температурада инкубацияға салынды.

2.6 Күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген шұлық бұйымдары мен беймата текстиль материалдарының түс сипаттамаларының өзгеру дәрежесін зерттеу әдістемесі

Күміс және карбоксиметилкрахмал нанобөлшектері бар бактерицидті әрлеуден кейін жаймалардың түс сипаттамаларының өзгеру дәрежесін зерттеу зертханалық колориметрде [167] стандартты D65 сәулеленуінде жүргізілді, оны люминесцентті үлгілердің түсін өлшеу кезінде ұсынылады, өйткені оның спектрінің ультракүлгін бөлігінің сәулелену ағынының таралуы қалыпқа келтірілген [168]. Түс сипаттамаларын анықтаудың ең көп таралған формуласы Халықаралық жарықтандыру комиссиясы (ХЖК) (Францияның Commission internationale de l'éclairage – CIE) ұсынған CIЕLАВ формуласы болып табылады [169]. Түстердің әртүрлі сипаттамаларын ыңғайлы жүйелеу және түстердің үйлесімді комбинацияларын таңдау үшін түсті шеңбер жүйелері [170] және L.a.b. түс моделі [171] қолданылады. Географиялық координаттар сияқты - бойлық, ендік және биіктік - L*, a * және b * түсінің мәні, түстердің орналасқан жерін анықтауға және ол туралы ақпарат беруге мүмкіндік береді. L* координатасы ашықтықты, a * координатасы - қызыл немесе жасыл түстің болуын, b* координатасы-сары немесе көк түстің бар екендігін сипаттайды. Бұл кеңістікте түсті C*, h*, полярлық координаттарымен де анықтауға болады, мұндағы C* -түстің қанықтылығы, h* - түс реңі. Балама белгілеу-CIELAB.

2.7 Күміс және карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген шұлық бұйымдары мен беймата материалдарының физикалық-механикалық және физикалық-химиялық сипаттамаларын зерттеу әдістемесі

Трикотаждың беріктігі шикізаттың түріне, иірімжіп пен жіптердің құрылымына, өрім мен тоқу тығыздығына, жайманың әрленуіне байланысты. Трикотаждың ұзаруы маталардың ұзаруына қарағанда едәуір көп, бұл оның ілмектік құрылымымен анықталады және сыртқы күштердің әсерінен ілмектердің өз пішінін өзгерту қабілетіне байланысты. Мата жолағының үзілу жүктемесі мен ұзаруы МемСТ 3813-72 (СТ. СЭВ 2675-80) сәйкес РТ-250 типті үзу машинасында анықталды.

Трикотаждың созылуы үзілуге дейінгі жүктеменің әсері кезіндегі оның ұзару қабілетін сипаттайды. «Үзілу сипаттамалары мен үзілуге дейінгі жүктемесі кезіндегі созылуын анықтау әдістері» МемСТ 8847-85-пен анықталған.

Механикалық, физикалық-химиялық, бактериологиялық факторлардың кешенді әсерінен болатын трикотаждың тозуға төзімділігі матаға қарағанда кейде аз, өйткені трикотаждағы жіптің үйкелуден үзілуі ілмекті түсіруге әкелуі мүмкін. Зиян келтіруші әсерлердің көп түрлілігіне қарамастан, тозудың негізгі себебі үйкеліс болып табылады. Материалдардың үйкеліске төзімділігі ИТ-3M, ТИ-1 немесе ТИ-1M аспаптарында МемСТ 12739-85 «Үйкеліске төзімділікті анықтау әдісі» бойынша матаның бүлінуіне дейін үйкелу циклдерінің саны бойынша анықталды.

Трикотаждық материалдардың ылғалдылығы оларды сынау кезінде үлкен маңызға ие. Мәселен, нақты ылғалдылықтың кондициялықтан ауытқуы жайманың физикалық-механикалық сынақтарының нәтижелеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Бұдан басқа, трикотаж материалдардың ылғалдылығы оларды қабылдау және жеткізу кезінде маңызды рөл атқарады, өйткені олар маталарда қабылданған метражбен (метрмен) емес, массасы бойынша жүзеге асырылады (килограммен). Осылайша, ылғалдылықты анықтау тек техникалық ғана емес, экономикалық та маңызы бар. МемСТ 8845-87 трикотаждық маталардағы кондициялық ылғалдылықтың мәнін белгілейді.

Трикотаждың капиллярлығы оның ылғалды бұру қабілетін айғақтайды және талшықтардың түріне, иірімжіптің (жіптердің) құрылымына, өрімге байланысты. Капиллярлылық көрсеткіштерін анықтау үшін белгілі бір уақыт аралығында, материалдың тік үлгісі бойынша суды көтерудің ең жоғары биіктігін өлшеу қолданылады. Капиллярлығы МемСТ 3816-81 (ИСО 811-81) Тоқыма жаймасы бойынша анықталған. Гигроскопиялық және су өткізбейтін қасиеттерді немесе МемСТ 10681 сәйкес климаттық жағдайларда МемСТ 29104.11-91 бойынша анықтау әдістері.

Трикотаж бұйымдардың бу өткізгіштігі МемСТ 30568-98 сәйкес анықталған. Әдістің мәні эксплуатация жағдайларына жақындатылған кезінде тоқыма материалдарының бу өткізгіштігін анықтау болып табылады (адам денесінен тер бөлінуінің болуы). Жайманың нүктелі сынамаларын алу МемСТ 8844 бойынша жүргізіледі, тікбұрышты формадағы шаблон бойынша әрбір нүктелі сынамадан МемСТ 9733.6 бойынша жасанды тер ерітіндісімен сіңдірілетін қарапайым сынамаларды кеседі. Сынамаларды өңдеу уақытының ұзақтығы секун өлшегіш аспаптың көмегімен бақыланады. Тердің ерітіндісімен өңделген сынамаларды кептіреді, бұл ретте оларды сынамалардың өзара жанасуын және тікелей күн сәулесінің әсерін болдырмайтындай етіп іліп қояды.

Құрамында NaKMK және күміс нанобөлшектері бар сулы композициялық ерітіндіні алу үшін судың есептелген мөлшерін контейнерге құйып, оған NaKMK қосады және механикалық араластырғышпен 15 минут араластырылады, содан кейін күміс нитратының ерітіндісі осы ерітіндіге қосылады және біртекті ерітінді алынғанша араластыруды жалғастырады. Алынған ерітінді 15 минут ішінде ультрадыбыстық дисперсияға ұшыратылады. Содан соң, тоқыма материалына аэрозоль әдісімен алынған күміс нанобөлшектері ерітіндісінің есептелген мөлшерін береді, кейін материалды тынық жағдайында ұстауға, сонан соң ультракүлгінмен сәулелендіруге және кептіруге жіберіледі. Мұнда, пайдаланылған Ag + HMC ерітіндісі материал мен күміс нанобөлшектер арасында байланыстырушы рөл атқарады. Сонымен қатар, Ag+KMK өзі де бактерицидтік қасиетке ие, бұл оны екі бағытта күміс нанобөлшектерді тұрақтандырғыш және өзінің биологиялық белсенділігі бар полимер тасымалдаушы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Микробқа қарсы құрамында күмісі бар целлюлоза трикотаж материалын алу тәсілін жүзеге асыру шарттары 2.1-кестеде келтірілген.

Кесте 2.1 - Алу тәсілін жүзеге асыру шарттары

| Целлюлоза материалы | Ерітіндідегі NaKMK концентрациясы, мас.%. | Ерітіндідегі күміс тұзының концентрациясы, мас.%. | Материалдағы күміс нанобөлшектерінің концентрациясы, мас.% |
| --- | --- | --- | --- |
| Трикотаж | 0,400 | - | - |
| Трикотаж | 0,400 | 0,25 | 0,150 |

Құрамында күміс нанобөлшектері бар микробқа қарсы целлюлоза материалдарының диагностикасын және тестілеуін МемСТ РИСО 20743-2012 «Тоқыма материалдары. Бактерияға қарсы өңделген бұйымдардың бактерияға қарсы белсенділігін анықтау» мемлекетаралық стандарт талаптарына сәйкес жүргіздік.

Трикотаж материалдарының құрамында күмісі бар үлгілерінің микробқа қарсы белсенділігі сынамадан агаризацияланған қоректік ортаға таралған заттардың әсерінен бактериялық және саңырауқұлақтық дақылдарының өсуінің іркіліс аймағы бойынша бағаланды. Қоректік ортада өсірілген Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus сынақ дақылдары Петри ыдыстарында қоректік ортада "көгалдар" әдісімен егілді және асептика жағдайларына сәйкес ыдыстың бетін аппликация әдісімен кептіргеннен кейін орта бетіне 10×10 мм өлшемді материалдардың үлгілері қолданылды. Ыдыстар 37°C температурадағы инкубацияға орналастырылды [172].

2-ші тарау бойынша қорытындылар

Трикотаж өрімді жайманың икемділігі мен жұмсақтығын қамтамасыз ететіндігін, жоғары адсорбциялық қабілетке, капиллярлыққа, ауа өткізгіштікке ие болуын талдау негізінде зерттеу үшін «Супрем» және «Интерлок» артикулдарының трикотаж мақта материалдары таңдалды.

Күміс және карбоксиметилкрахмал негізінде нанокомпозицияны алу әдістемесінде сипаттау барысында күміс иондарын тотықсыздандыру және күміс нанобөлшектерін синтездеу, күміс және NaКМК сулы композициялық ерітіндісін алу жолдары сипатталды. Сонымен бірге, күміс және карбоксиметилкрахмал нанокомпозицияларымен трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата материалдарын өңдеу,  нанокүміс бөлшектерінің өлшемдерін және материалдар бетінің морфологиясын және күміс және карбоксиметилкрахмал нанокомпозициясымен өңделген шұлық бұйымдары мен беймата текстиль материалдардың бактерияға қарсы белсенділігін анықтау, күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген шұлық бұйымдары мен беймата текстиль материалдарының түс сипаттамаларының өзгеру дәрежесін және күміс және карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген шұлық бұйымдары мен беймата текстиль материалдарының физикалық-механикалық және физикалық-химиялық сипаттамаларын зерттеу әдістемелері толық қарастырылды.

3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ

3.1 Құрамында күміс нанобөлшектері мен карбоксиметилкрахмалы бар биологиялық ыдырайтын бактерицидті композицияның қалыптасу процесін зерттеу

Бүгінгі күні күміс нанобөлшектерін синтездеудің көптеген әдістері бар, алайда олардың көпшілігі улы реагенттерді өздерінің негізінде пайдаланады. Алынатын нанобөлшектерді не стабилизациялау, немесе күміс иондарын тотықсыздандыру үшін қолданады.

Сонымен қатар, тұтынушы үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ететін нанобөлшектерді пайдалану үшін, синтездің қандай да бір кезеңінде уытты заттарды пайдалануды болдырмау қажет. Қазіргі уақытта, тоқыма өнеркәсібінде нанотехнологиялардың екі түрі енгізілуде: наноталшықтар өндірісі және нанотехнологияларды пайдаланып, тоқыма бұйымдарын қорытынды өңдейді. Қорытынды өңдеу кезінде наноэмульсия және нанодисперсия түрінде әр түрлі заттардың нанобөлшектері қолданылады.

Нанотехнологиялық әсер макроструктураны қозғамайды және қағидатты жаңа қасиеттері микродеңгейде пайда болады. Біз құрамында күміс нанобөлшектері бар, биологиялық ыдырайтын бактерицидті композицияны, карбоксиметилкрахмалды және УК–сәулеленуді қолданып, күміс иондарын тотықсыздандыру әдісімен алу мүмкіндігін, сондай-ақ, бактерицидтік қасиеттер беру мақсатында алынған композициямен трикотаж бұйымдарын өңдеуді зерттедік. Жұмыста органикалық заттар мен УК-сәулеленуді қолданып, күміс иондарын тотықсыздандыру әдісі пайдаланылады.

Тотықсыздандыру, стабилизатор және тотықсыздандырғыш ретінде карбоксиметилкрахмалдың (NaКМК) қатысуымен жүзеге асырылды. NaКМК таңдалу себебі, тоқыма өнеркәсібінде кеңінен қолданылады және биодеградацияға қабілеттілігінің арқасында гельтүзушілік, сорбциялық және басқа да биологиялық қасиеттерге ие.

Құрамында NaКМК және күміс нанобөлшектері бар сулы композициялық ерітіндіні алу үшін, ыдысқа судың есептік мөлшері құйылады, NaКМК қосқан соң механикалық араластырғышпен 10 мин араластырылады, содан кейін бұл ерітіндіге күміс нитратының ерітіндісін қосып, біртекті ерітінді алынғанға дейін араластыруды жалғастырады. Алынған ерітінді 15 мин бойы ультрадыбыстық диспергирлеуге ұшырайды. Содан кейін алынған нанокомпозициялық ерітінді ультракүлгін сәулеленуге ұшырап, микроскопиялық зерттеулерге жіберілді.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. Карбоксиметилкрахмалдың алмастыру дәрежесінің күміс нанобөлшектердің синтезіне әсері. Әр түрлі алмастыру дәрежесіндегі (0,28; 0,37; 0,45) NaCMS көмегімен синтезделген AgNP нанокомпозициялық ерітіндісінің УК-көрінетін жұтылу спектрлері 3.1-ші суретке сәйкес келтірілген.

Карбоксиметил топтарын ауыстыру дәрежесі: 1 - 0,28; 2 - 0,37; 3 - 0,45

Сурет 3.1 - Карбоксиметилкрахмалдың алмастыру дәрежесінің күміс нанобөлшектердің синтезіне әсері

Жұтылу спектрлерінде көрсетілгендей, NaCMS ауыстыру дәрежесіне қарамастан, AgNP беткі плазмондарының сіңіру жолағына жататын 430 нм ерекше шыңдары байқалады. Сондай-ақ, NaCMS-тегі карбоксиметилдік топтардың алмастыру дәрежесінің жоғарылауымен сіңіру қарқындылығының біртіндеп артуы көрінуде. NaCMS-тегі карбоксиметил топтарының құрамының жоғарылауы Ag+ тотықсыздандыру процесінің Ag0-ге күшеюіне әкелетінін атап өткен жөн, яғни NaCMS көмегімен күміс нанобөлшектерді синтездеу үшін жоғары алмастырылатын өнімді пайдалану қажет.

NaKMK тазалық дәрежесінің күміс нанобөлшектердің синтезіне әсері. Күміс нанобөлшектерді синтездеу процесіне NaCMS тазалық дәрежесінің әсерін зерттеу нәтижелері 3.2 суретке сәйкес көрсетілген. Әр түрлі тазалық деңгейіндегі NaCMS (55,0; 80,5; 99,6%) синтезделген AgNP нанокомпозициялық ерітіндісінің УК спектрлерінен 430 нм шегінде шыңдары көрінеді, бұл күміс нанобөлшектердің түзілуін көрсетеді. Сондай-ақ, тазалығы 55,0 және 80,5% төмен NaCMS үлгілерін қолданған кезде спектрлер NaCI спектрлеріне жататын 197 нм-ге жуық сіңіру шыңының қайта жылжуын көрсетті. CMS негізгі затының 80,5%-ға артуымен NaCl спектрінің қарқындылығының төмендеуі 3.2 суретке сәйкес байқалады (2-ші қисық), CMS құрамында 99,6%-ға дейін naci шыңы 3.2 суретке сәйкес жоғалады (3-ші қисық). Бұл тазалығы төмен NaCMS-те күміс нанобөлшектерді синтездеу тиімділігінің төмендеуіне әкелетін NaCI тұздары бар екенін көрсетеді. Айта кету керек, NaCMS тазалығының жоғарылауымен ерітіндінің сіңу қарқындылығының біртіндеп артуы байқалады, бұл Ag+ тотықсыздандыру процесінің Ag0-ге күшеюін сипаттайды.

.

NaCMS тазалық дәрежесі 1 - 55,0; 2 - 80,5; 3 - 99,6%

Сурет 3.2 - NaКМК тазалық дәрежесінің күміс нанобөлшектерінің синтезіне әсері

Карбоксиметилкрахмал концентрациясының күміс нанобөлшектерінің синтезіне әсері. Күмісті тотықсыздандыру ең жоғары дәрежесін алу үшін NaCMS тотықсыздандырғыш–тұрақтандырғыш концентрациясының әсері 3.3 суретке сәйкес зерттелді.

NaCMS концентрациялары 1 - 0,1; 2 - 0,25; 3 - 0,5; 4 - 1,0%

Сурет 3.3 - NaCMS әртүрлі концентрациясында карбоксиметилкрахмалдың күміс нанобөлшектердің синтезіне әсері

Эксперимент барысында 0,15% құрайтын ерітіндідегі күміс нитратының тұрақты концентрациясы NaCMS концентрациясын 0,1-ден 1,0%-ға дейін өзгертті. NaCl концентрациясының 0,25%-дан артуымен толқын ұзындығы 430 нм кезінде сіңіру максимумының артуы байқалады, бұл түзілетін нанобөлшектер санының ұлғаюымен байланысты болуы мүмкін. Спектрофотометриялық зерттеулердің нәтижелері NaCMS оңтайлы концентрациясы (3-ші қисық) 0,5% құрайтынын көрсетті. NaCMS концентрациясы 0,1% болған кезде, төмен қарқындылық және сіңіру спектрлерінің жоғарылау жағына араласуы байқалады, бұл күміс иондарын толық тотықсыздануы үшін NaCMS концентрациясының жеткіліксіздігін көрсетеді. NaCMS концентрациясының одан әрі 1,0%-ға дейін артуы қарқындылықтың аздап өсуіне алып келеді. Осыған байланысты NaCMS оңтайлы концентрациясы 0,25-0,5% деп қабылданды.

NaCMS тазалық дәрежесі – 99,6%; карбоксиметиль топтары бойынша алмастыру дәрежесі – 0,45; AgNO3 концентрациясы - 0,15%.

Күміс нитратының концентрациясының күміс нанобөлшектерінің синтезіне әсері. Күміс НБ-нің әр түрлі: 1 - 0; 2 – 0,05; 3 – 0,1; 4 – 0,15; 5 – 0,30% және NaCMS 0,5% концентрацияларындағы AgCMS нанокомпозициялық ерітіндісінің оптикалық тығыздығы 3.4 суретіне сәйкес келтірілген.

Сурет 3.4 - Күміс НБ-нің әр түрлі: 1 - 0; 2 – 0,05; 3 – 0,1; 4 – 0,15; 5 – 0,30% концентрациясында, AgCMS нанокомпозициялық ерітіндісінің оптикалық тығыздығы

AgNO3 концентрациясының AgNP синтезіне әсерін зерттеу үшін, AgNO3 әртүрлі концентрациялары (0,05-тен 0,30%-ға дейін) қолданылды. 3.4 суретке сәйкес көрсетілген спектрлердің көрсеткіштерін талдап, күміс концентрациясының 0,05-тен 0,1%-ға дейін жоғарылауымен 430 нм жолағында ерітіндінің оптикалық тығыздығының күрт секіруі байқалады, одан әрі жоғарлату қарқындылықтың аздап өсуіне алып келеді. Жоғарыда келтірілген нәтижелерден 0,1–0,15% диапазонындағы AgNO3 концентрациясы Ag+-ті Ag0-ге айналдыру үшін оңтайлы болып табылатыны көрінеді. Реакциялық ыдыстар бұлыңғыр емес және көрінетін агрегаттар немесе тұнба болған жоқ, сондықтан синтезделген AgNP тұрақты нанокомпозициялық ерітінділерді құрайды деп күтілді. Жұмыста [22,б.3115], AgNO3-тің анағұрлым жоғары концентрациясы коллоидты ерітіндіде қақпағы бар күміс нанобөлшектердің пайда болуына емес, күміс бөлшектердің агломерациясына ықпал етеді деген болжам жасалды.

Синтезделген күміс нанобөлшектердің тұрақтылығы. Синтезделген AgNP тұрақтылығы нанокомпозициялық ерітіндісінің оптикалық тығыздығын синтезден соң бір сағат өткен кезде және үш ай сақтағаннан кейін өлшеу арқылы сыналды. Салыстыру үшін, синтезден үш ай өткен соң, NaKMK қолданбай алынған күміс нанобөлшектердің ерітіндісінің оптикалық тығыздығы өлшенді. Зерттеу нәтижелері 3.5 суретке сәйкес көрсетілген.

Сурет 3.5 - Синтезделгеннен кейін 1 сағат (1) және үш ай (2 және 3) кейін NaKMK-мен (1;2) және NaKMK-сыз (3) синтезделген күміс нанобөлшектердің сіңіру спектрі

3.5 суретке сәйкес (қисық 1)  фотоэлектрокалориметрия деректері NaКМК бар күміс нанобөлшектердің композициялық ерітіндісінің оптикалық тығыздығының максимумы 430 нм аймағында екенін көрсетті және синтез күнінен бастап үш айдан кейін де дерлік өзгеріссіз қалды (2-ші қисық), бұл сақтау кезінде нанобөлшектердің минималды агрегациясын растайды.

3.5 суретке сәйкес (3-ші қисық)  күміс нанобөлшектерінің фотоэлектрокалориметриясының нәтижелері NaKMK қолданусыз алынған, синтезден үш ай өткен соң, максималды сіңіру 430-дан 460 нм-ге дейін жылжығанын көрсетеді, бұл нанобөлшектердің коагуляциясын көрсетеді. Бұл нанобөлшектердің агрегативті тұрақтылығын арттыру үшін тұрақтандырғыштар жүйесіне енгізілмесе, уақыт өте келе бөлшектердің агрегациясы жүретінін көрсетеді.

РЭМ микрофотографиялары, күміс нанобөлшектердің өлшемі бойынша бөлшектердің таралуының гистограммасы және синтезделген нанокомпозициялардың элементтік құрамы. Тұрақтылықты тестілеу үшін қолданылған сол бір AgNP үлгілері қайтадан РЭМ микрофотографиясын, бөлшектердің мөлшерін бөлу гистограммасын, сондай-ақ нанокомпозициялардың элементтік құрамын анықтау үшін қолданылды. NaKMK қатысуымен алынған күміс нанобөлшектердің ерітінділерінің электронды микроскопиясының нәтижелерін талдап, алғаннан кейін бір сағаттан соң нанобөлшектердің мөлшері 1–ден 30 нм-ге дейін 3.6(а, с) суретке сәйкес, олардың ішінен шамамен 60% нанобөлшектердің орташа мөлшері 1–15 нм, 30% орташа мөлшері 15–20 нм, 7% орташа мөлшері 20-30 нм болатындығын, ал қалғаны 30 нм-ден асатындығын атап өту керек. Алынған сәттен бастап үш айдан кейін 3.6(b, d) суретке сәйкес бөлшектердің өлшемі бойынша кейбір агрегациялау байқалады, бірақ айтарлықтай емес. Бөлшектердің шамамен 50%-ның өлшем диапазоны 1–15 нм, ал 15-20 нм өлшемді бөлшектердің үлесі 35% болды, сонымен қатар өлшемі 30 нм-ден асатын бөлшектердің үлесі 3-тен 5%-ға дейін өсті. Күміс нанобөлшектерінің микрофотографиясы 3.6 суретке сәйкес алынған нанокомпозициялар алыну сәтіне және үш ай бойы сақталғанына қарамастан дөңгелек пішінді морфологияға ие екенін көрсетеді. 3.6(б) суретке сәйкес кейбір нанобөлшектердің агрегациясымен байланысты болуы мүмкін кейбір дұрыс емес формадағы бөлшектер көрсетілген.

a 							b

Сурет 3.6 - Күміс нанобөлшектерінің электрондық микроскопиясы (a,b), бөлшектердің өлшемі бойынша таралуының гистограммасы (c,d) және тұрақтандырғыш ретінде NaКМК қолдану арқылы алынған нанокомпозициялардың (e,f) элементтік құрамы, Парақ 1

c							d

e							f

а,c,e - алынғаннан кейін бір сағаттан соң; b,d,f – алынғаннан кейін үш айдан соң. Нанокомпозиция құрамы: NaCMS – 0,5%; Ag - 0,15%

Сурет 3.6, Парақ 2

Біздің жағдайда, 3.6(с,d) суретке сәйкес NaKMK құрамына енгізу нанобөлшектерді өлшеміне қарай ықшам таралған тұрақты күміс нанобөлшектер жүйесін алуға мүмкіндік береді. Нанобөлшектердің тұрақтылығына NaKMK бөлшектермен байланысып, олардың айналасында агрегацияға кедергі келтіретін зарядталған қабықша жасайтындығына байланысты қол жеткізіледі.

Жалпы, жүйе агрегативті түрде тұрақты. 3.6(e,f) суретке сәйкес алынған нанокомпозицияның элементтік құрамы мен EDX- спектрлері көрсетілген. AgNP нанокомпозициясының қалыптасуын растайтын EDX спектрінде CMS (C, O, Cl) және Ag сәйкес келетін төбешіктер көрінеді. Пайда болған Ag төбешігінің қарқындылығы Ag+-тің Ag0-ге толық тотықсыздануын және құралған AgNP-ті тұрақтандыру үшін CMS тиімділігін көрсетеді. Сонымен қатар, үш ай бойы сақталған үлгілерде, кейбір нанобөлшектердің агрегациясына байланысты болуы мүмкін, Ag төбешігінің қарқындылығының біршама төмендеуі байқалады. SEM-кескіндерінің нәтижелерімен бірге EDX-спектрінен алынған нәтижелер AgNP нанобөлшектерінің пайда болуының сенімді дәлелі болып табылады.

Салыстыру үшін жоғарыда келтірілген әдіспен, бірақ тұрақтандырғыш ретінде NaKMK қоспай, күміс нанобөлшектердің сулы ерітінділері алынды. Электронды микроскопия және бөлшектердің үлестіру гистограммасының нәтижелері күміс нанобөлшектердің үлгілері алынғаннан кейін бір сағаттан соң бөлшектердің өлшемдерінде біркелкі таралатынын 3.7(а,с) суретке сәйкес көрсетті, нанобөлшектердің шамамен 55%–ы бөлшектердің өлшемі 1–15 нм, 30%-ы 15-20 нм, ал қалғаны 20-30 нм және одан да жоғары. Синтезден үш ай өткен соң, өлшемі 30 нм-ден асатын бөлшектер үшін ірі формасыз агрегаттар пайда болды, бұл көптеген нанобөлшектердің агрегациясымен 3.7(b,d) суретке сәйкес байланысты. Бұл жағдайда 1–20 нм өлшемді бөлшектер 65% құрайды. EDX-спектрінде 3.6(e,f) суретке сәйкес Ag-ге сәйкес келетін төбешіктер көрінеді, бұл Ag нанобөлшектерінің пайда болуын растайды. EDX-спектрлерін 3.6(e,f) және 3.7(e,f) суреттерге сәйкес салыстыру кезінде CMS қолдану арқылы алынған Ag нанобөлшектерінің төбешігінің қарқындылығы CMS-ті қолданбай алынғанмен салыстырғанда жоғары екенін көруге болады. Бұл пайда болған AgNP-ді тұрақтандыру үшін CMS тиімділігін тағы бір рет растайды.

a							b

c	d

Сурет 3.7 - Күміс нанобөлшектерінің электронды микроскопиясы (a,b), бөлшектердің мөлшері бойынша таралу гистограммасы (c,d) және NaКМК - ны тұрақтандырғыш ретінде қолданбай алынған нанокомпозициялардың (e,f) элементтік құрамы, Парақ 1

e	f

а,c,e – алынғаннан кейін бір сағаттан соң; b,d,f – алынғаннан кейін үш айдан соң. Ag нанобөлшектерінің құрамы – 0,15%

Сурет 3.7, Парақ 2

CMS және Ag нанокомпозициялық ерітіндісінің ИҚ спектрлері. ИҚ спектрінде CMS-Ag 3.8(a) суретке сәйкес О-Н топтарының созылуына байланысты 3000-3600 см-1 кең жолағы байқалады және крахмал молекулаларының гидроксил топтарына жатады. 2899,92 см-1 жолағы СН және СН2 топтарының валенттік симметриялық ауытқуларына жатады. Бастапқы CMS-де 3.8(b) суретке сәйкес 1600 см-1 кезінде СООNa-ға тән С=О карбоксильді функционалдық тобына сәйкес келетін жолақ байқалады. ИҚ спектроскопиялық деректеріне сәйкес, Ag Na-ны алмастырады және 1577 см-1-де 3.8(a) суретке сәйкес кіші толқындық сандар аймағына ауысады, бұл CMS-Ag+ құрылғанын дәлелдейді. 983 см-1-ден 1160 см-1-ге дейінгі сіңіру жолақтары крахмалға да, CMS-ке де әрі С-О-С және С-О топтарына да тән.

Сурет 3.8 - CMSAg+ (а) және бастапқы NaCMS (b) нанокомпозициялық ерітіндінің ИҚ спектрлері, Парақ 1

Сурет 3.8, Парақ 2

Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, әзірленген композицияда карбоксиметилкрахмалдағы натрийдың тұзын қолдану нанобөлшектердің өлшемі бойынша жеткілікті кішігірім таралуы бар күміс нанобөлшектердің тұрақты жүйелерін алуға мүмкіндік береді. Алынған нанокомпозициялар алыну сәтінде және үш ай ішінде сақталғанына қарамастан дөңгелек пішінді морфологияға ие. Ag+-ті Ag0-ге тотықсыздандыру CMS• белсенді еркін радикалдардың пайда болуымен табысты жүзеге асырылды. Нанобөлшектердің тұрақтылығы, NaCMS-тің бөлшектермен байланысып, олардың айналасында агрегацияға кедергі келтіретін зарядталған қабықша жасайтындығына байланысты қол жеткізіледі. Ең жоғары сіңіру мәндерін беретін оңтайлы реакция жағдайлары NaCMS концентрациясы 0,25-0,5%, AgNO3 0,1–0,15%-да, 25°C-де, ультрадыбыстық диспергирлеу және ультракүлгін сәулелену 15 минут ішінде болды.

Атап өту керек, бактерицидтік қасиеттер беру үшін санитарлық-гигиеналық өнімдер мен тоқыма материалдарын өңдеуге арналған күміс нанобөлшектері мен NaCMS негізінде жаңа композицияны ұсынуға мүмкіндік беретін, адамның терісіне тітіркендіргіш әсер етпейтін, NaCMS жасыл химияға жатады және табиғи экологиялық таза компонент ретінде нанокомпозиция құрамына кіреді.

3.2 Күміс және карбоксиметилкрахмал нанокомпозициясы концентрациясының трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының бактерияға қарсы белсенділігіне әсерін зерттеу

Микробқа қарсы құрамында күмісі бар целлюлоза трикотаж материалды алу тәсілін жүзеге асыру шарттары 3.1-кестеде келтірілген.

Кесте 3.1 - Алу тәсілін жүзеге асыру шарттары

| Целлюлозалы материал | Ерітіндідегі NaКМК концентрациясы, мас.%. | Ерітіндідегі күміс тұздарының концентрациясы, мас.%. | Материалдағы күміс нанобөлшектерінің концентрациясы, мас.% |
| --- | --- | --- | --- |
| Трикотаж | 0,400 | - | - |
| Трикотаж | 0,400 | 0,25 | 0,15 |

Трикотаж материалдарды Ag+КМК¯ерітіндісімен өңдеу кезінде, КМК карбоксиметильді топтарының арасындағы байланыстың пайда болуы салдарынан, күміс иондарына арналған «тұзақтар» деп аталатын торлы құрылымдар пайда болады. Ерітіндіні аэрозольмен бүрку кезінде, олар трикотаж материалдарының құрылымында фиксацияланады, өңделген материалдарды УК-сәулелендіруден соң, Ag+КМК¯ тұрақтандырылған ерітінділер құрылымында орналасқан күміс иондарының, күмістің нанобөлшегіне дейін тотықсыздануы болады, олар кептіруден кейін ерімейтін күйге енеді [173].

Құрамында күміс нанобөлшектері бар микробқа қарсы целлюлоза материалдарын диагностикалау мен тестілеуді, МемСТ Р ИСО 20743-2012 «Тоқыма материалдары. Бактерияға қарсы өңделген бұйымдардың Бактерияға қарсы белсенділігін анықтау» мемлекетаралық стандартқа сәйкес жүргізді.

Трикотаж материалдарының антимикробты күміс құрамды үлгілерінің белсенділігін заттардың үлгіден агаризацияланған қоректік ортаға диффундирленгендер әсерінен бактериялық және грибоктық культуралардың өсуінің кідіріс аймағы бойынша бағалады. Қоректік ортада өсірілген Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus тест-культураларын, Петри чашкаларындағы қоректік орталарда «газон» әдісімен себілді және асептика шарттарын сақтай отырып, аппликация әдісімен чашка бетін кебуден кейін 10×10 мм өлшемдегі сыналатын материалдардың үлгілерін ортаның үстіне салды. Чашкалар 37°C температурада инкубацияға салынды. Жүргізілген сынақтардың нәтижелері 3.2 кестеде және 3.9 суретке сәйкес көрсетілген [172,б.123].

Кесте 3.2 - Күміс НБ маталарын өңдеудің шартты патогенді микроорганизмдердің өсуі мен дамуына әсері (3 тәулік)

| Штамм | Антагонистикалық белсенділік d (өсуді басу аймағы), мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bacillus subtilis | Pseudomonas aeruginosa | Staphylococcus aureus |
| Трикотаж (бақылау) | - | - | - |
| Күміс НБ-і бар трикотаж | 17,0 | 25,0 | 22,0 |
| Ескерту - «-» өсуді басу аймағы жоқ |  |  |  |

а				б				в

а - Bacillus subtilis; б - Pseudomonas aeruginosa; в - Staphylococcus aureus

Сурет 3.9 - Бактериялардың өсуін кідірту аймағы (сол жақта бақылау; оң жақта – күміс НБ-і бар үлгісі)

Ұсынылған нәтижелер көрсеткендей, антимикробты целлюлоза трикотаж материалдары Bacillus subtilis (17 мм), Staphylococcus aureus (22 мм) грамоң грибок культураларына мен грам-теріс Pseudomonas aeruginosa (25 мм) қатысты жоғары антимикробты белсенділікке ие әрі санитарлық-гигиеналық және техникалық мақсаттағы бұйымдарды дайындауға арналған целлюлоза материалдарына қойылатын талаптарға сәйкес келеді. Сонымен қатар, ұсынылған композицияның боялған және ағартылған целлюлоза материалдарының түс сипаттамаларына әсеріне де зерттеу жүргізілді.

3.10 және 3.11 суреттерге сәйкес трикотах материалдарының КМК және Ag+КМК ерітінділерімен өңделген, ультракүлгінмен сәулелендірілген және кептіруден кейінгі фотосуреттері көрсетілген.

а					б

а – NаКМК 0.4% ерітіндісі; б - NaKMK 0,4% ерітіндісі, AgNO3 0,25% ерітіндісі

Сурет 3.10 - КМК және Ag+КМК ерітінділерімен өңделген, УК-сәулелендірілген және кептіруден кейінгі түсті трикотаждың фотосуреттері

а					б

а - КМК 0,4% ерітіндісі; б - NаKMK 0,4% ерітіндісі, AgNO3 0,25% ерітіндісі

Сурет 3.11 - КМК және Аg+КМК ерітінділерімен өңделген, УК-сәулелендірілген және кептіруден кейінгі ағартылған трикотаждың фотосуреттері

Суреттерде көрсетілгендей, түрлі-түсті трикотажды қолданғанда түсі айтарлықтай өзгермейді, ал ағартылған трикотажды қолданғанда материал сұр түске ие болып, бұл осы технологияны ашық түсті реңктердің бактерияға қарсы тоқыма материалдарын өндіру үшін қолдануды шектеуі мүмкін [172,б.124].

3.12 және 3.13 суреттерге сәйкес КМК және Ag+КМК¯ ерітінділерімен өңдеуден, УК-сәулелендіру мен кептіруден кейінгі трикотаж материалдарының фотосуреттері көрсетілген [174].

а				б				в

а – өңдеусіз бастапқы үлгі; б – құрамында CMS – 0,5 мас.% және Ag - 0,15 мас.% болатын ерітіндімен өңделген; в – құрамында CMS - 0,5 мас.% және Ag -0,30 мас.% бар ерітіндімен өңделген

Сурет 3.12 - «Супрем» ағартылған трикотаждың, AgCMS нанокомпозициялық ерітіндімен өңдеуге дейінгі және кейінгі фотосуреттері

а				б				в

а – өңдеусіз бастапқы үлгі; б – құрамында CMS – 0,5 мас.% және Ag - 0,15 мас.% болатын ерітіндімен өңделген; в – құрамында CMS-0,5 мас.% және Ag -0,30 мас.% бар ерітіндімен өңделген

Сурет 3.13 - AgCMS нанокомпозициялық ерітінділерімен өңдеуге дейінгі және одан кейінгі қоңыр түске боялған «Интерлок» трикотаж жаймасының фотосуреттері

3.12б және 3.13б суреттеріне сәйкес ағартылған және түрлі-түсті трикотажға құрамында Ag - 0,15% бар ерітіндісін қолданған кезде түс аздап өзгеретінін көруге болады. Ағартылған трикотажды Ag - 0,30% ерітіндісімен өңдеген кезде, материал аздап сұр түске ие болады, яғни 3.12в суретке сәйкес сәл күңгүрттенеді. Сондай-ақ, түсті трикотажды Ag-0,30% ерітіндісімен өңдеген кезде де 3.13в суретке сәйкес өзгеріс визуальды байқалады. Бұл, нанокомпозиция жүйесіне енгізілген күміс бөлшектері ашық гаммалы бояғыштардың құрылымы мен қасиеттеріне әсер етуіне байланысты.

Бактерияға қарсы белсенділікті тестілеу. Алынған тәсілдің шарттары және әзірленген Ag+КМК¯ нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж жаймаларының бактерияға қарсы белсенділігін сынау нәтижелері тиісінше 3.3-кесте және 3.14 суретке сәйкес көрсетілген [174,б.24].

Кесте 3.3 - Алу процесін жүзеге асыру шарттары

| Үлгі нөмірі | Трикотаж материалы | Ерітіндідегі NaКМК концентрациясы, мас.%. | Ерітіндідегі күміс тұзының концентрациясы, мас.%. | Материалдағы күміс нанобөлшектерінің концентрациясы мас.% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Супрем (ақ) | жоқ | 0,25 | 0,15 |
| 2 | Супрем (ақ) | 0,500 | 0,25 | 0,15 |
| 3 | Супрем (ақ) | 0,500 | 0,50 | 0,30 |
| 4 | Интерлок (қоңыр) | жоқ | 0,25 | 0,15 |
| 5 | Интерлок (қоңыр) | 0,500 | 0,25 | 0,15 |
| 6 | Интерлок (қоңыр) | 0,500 | 0,50 | 0,30 |

1, 2, 3 – супрем; 4, 5, 6 – интерлок

Сурет 3.14 - Ag+КМК¯ ерітіндісімен модификацияланған трикотаж жаймаларының бактерияға қарсы белсенділігінің мәні

Берілген нәтижелер 3.14 суретке сәйкес, әзірленген Ag+КМК¯ нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж жаймалар Bacillus subtilis (5,5-6,9), Staphylococcus aureus (5,8-7,0) грам-позитивті саңырауқұлақтық мәдени дақылдарына және грам-теріс Pseudomonas aeruginosa (5,6-6,6) қатысты жоғары микробқа қарсы белсенділікке ие екенін көрсетеді. Сондай–ақ, жаймадағы күміс мөлшерін екі есеге арттырғанда, бактерияға қарсы белсенділік тек 0,7-1,2 бірлікке ғана көтерілетіні байқалады. Карбоксиметилкрахмалмен тотықсыздандырмай, коллоидты күміспен өңделген бақылау үлгілері, таңдалған барлық грибтарға қатысты, екі есеге жуық төмен, бактерияға қарсы әсерге ие. Алынған мәліметтерден, трикотаж материалдарын бактерияға қарсы өңдеу үшін ұсынылған, Ag+КМК¯ нанокомпозициялық ерітіндісі таңдалған саңырауқұлақтарға қатысты ингибиторлық әсерге ие, сондықтан, санитарлық-гигиеналық және техникалық мақсаттағы бұйымдарды өндіруге бағытталған, целлюлоза материалдарына қойылатын талаптарға сәйкес келетіні байқалды.

3.3 КМК және УК сәулелену құрамының шұлық-ұйық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының бетіне күмістің НБ-ін бекіту тиімділігіне әсерін зерттеу

3.15 суретке сәйкес AgCMS нанокомпозициясымен модификацияланған трикотаж маталарының талшықтарының беткі морфологиясы сканерлейтін электронды микроскоппен SEM-талдауымен бірге жүрді [174,б.24].

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

a – KMK - 0,5 мас.% және Ag-0,15 мас.%; b – KMK - 0,5 мас.% және Ag - 0,30 мас.%; c – Ag - 0,15 мас.%

Сурет 3.15 - AgCMS нанокомпозициясымен модификацияланған трикотаж маталарының талшықтарының СЭМ

3.15а,b суретке сәйкес СЭМ нәтижелері трикотаж маталарды AgCMS нанокомпозициялық құрамымен өңдеу, негізінен шамамен 40-100 нм өлшемдері бар матаның бетіндегі Ag сфералық агломераттарының біркелкі таралуына алып келетіндігі келтірілген. Трикотаж материалдардың бетінде көптеген Ag нанобөлшектері көрінеді, бұл AgCMS-тің табысты бекітілуін көрсетеді. Карбоксиметилкрахмалды қоспай коллоидты күміспен өңдеген кезде 3.15с суретке сәйкес, трикотаж материалдардың бетінде өлшемдері 100-ден 540 нм-ге дейін анағұрлым ірі агломераттар пайда болады. Карбоксиметилкрахмалдың болмауы Ag бөлшектерінің агломерациясына және күмістің анағұрлым ірі кластерлерінің қалыптасуына алып келеді. Бұл нәтижелер нанокүмісті тотықсыздандырудағы карбоксиметилкрахмалдың рөлін және оның AgCMS жүйесін тұрақтандыру қабілетін көрсетті. 3.16b суретке сәйкес карбоксиметилкрахмал, КМК және Ag карбоксиметил топтары арасындағы байланыстардың пайда болуына байланысты күміс иондары үшін «ұстағыштар» болатын торлы құрылымдар түзеді.

а – бастапқы трикотаж материалы; b – Ag+КМК¯ нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж материалы; c – құрамында Ago нанобөлшектері бар трикотаж материалы

Сурет 3.16 - Трикотаж материалдарының құрылымында күміс нанобөлшектерді қалыптастыру мен бекітудің болжамды схемасы

AgCMS ерітіндісін аэрозольмен бүріккен кезде олар трикотаж материалдарының құрылымына бекітіледі. Ультракүлгін сәулеленуден соң, кептіруден кейін ерімейтін күйге өтетін [13,б.327, 175], 3.16c суретке сәйкес AgCMS тұрақтандырылған ерітінділердің құрылымында орналасқан күміс иондары, күміс нанобөлшектеріне дейін тотықсыздануы жүреді [174,б.25].

Реакция теңдеу арқылы жүреді:

Карбоксиметилкрахмал карбоксиметил тобында теріс зарядталған иондардың (СОО-) болуына байланысты күміс катиондарымен өзара әрекеттеседі, оларды берік кешенге (3.1) байланыстырады, оларды тікелей осы кешенде (3.2) УК әсерімен тотықсыздандырады, және синтез кезінде қалыптасатын шағын зарядталған кластерлер мен күміс нанобөлшектерді тұрақтандырады (3) [176, 177].

R-COO-+Ag+hvR-COO : Ag0, 			(3.1)

R-COO : Ag0+e→R-COO-:Ag0, 				(3.2)

R-COO-:Ag0+Ag+hvR-COO:Ag20, 				(3.3)

R-COO-:Ag20hvR-COO-:Ag0n.				(3.4)

Осылайша, бастапқы катионнан соңғы бөлшекке дейін нанобөлшектерді қалыптастырудың бүкіл процесі полимерлі матрицамен тікелей байланыста жүреді [178].

AgCMS нанокомпозициясымен боялған және өңделген трикотаж материалдарының беткі морфологиясын, элементтік құрамын және нанокүміс бөлшектерінің өлшемін бағалау. СЭМ нәтижелері AgCMS 3.17(а) суретке сәйкес нанокомпозициялық құрамымен көк трикотаж матада боялған өңдеу, негізінен өлшемі шамамен 40-100 нм болатын, кенептің бетіндегі Ag сфералық агломераттарының біркелкі таралуына алып келетіндігін көрсетеді, бұл AgCMS-тің жақсы бекітілуін сипаттайды. 3.17(b) суретке сәйкес карбоксиметилкрахмалды қоспай коллоидты күміспен өңдеген кезде, трикотаж маталардың бетінде 40-тан 240 нм-ге дейінгі өлшемдері бар ірі агломераттар пайда болады. Карбоксиметилкрахмалдың болмауы Ag бөлшектерінің агломерациясына және күмістің ірі кластерлерінің қалыптасуына алып келді. Бұл нәтижелер нанокүмісті тотықсыздандырудағы карбоксиметилкрахмалдың рөлін және оның AgCMS жүйесін тұрақтандыру қабілетін көрсетті [179].

Сурет 3.17 - Құрамында 0,4% - NaКМК бар ерітіндімен өңделген (a) көк түске боялған трикотаж материалының үлгісінің СЭМ – бейнелері және 0,2% - күміс нанобөлшектері, (b) құрамында NaКМК жоқ 0,2% күміс нанобөлшектері бар ерітіндімен өңделген және (c, d) ЭЦП спектрлары, (e, f) элементтік құрамы

Үлгілердің беттік химиялық элементтері 3.17(c,d,f,e) суретке сәйкес көрсетілгендей ЭЦП арқылы анықталды. Үлгілерде негізінен C және O элементтері бар, ал Ag төбешігі екі үлгі үшін де байқалады. Na, Si, S, Cl және Ca сияқты қосымша төбешіктер бояғыш пен химиялық реагенттерді еріту үшін қолданылатын бояумен және сумен бірге келді.

3.4 Күміс және карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген трикотаж материалдарының түстік сипаттамаларының өзгеруі

Нанобөлшектер (НБ) соңғы екі онжылдықта бетінің көлемге қатынасының елеулі шамасына және басқа да өлшемдік әсерлерге байланысты бірегей физикалық және химиялық қасиеттерінің арқасында зертеушілердің айрықша назарын өздеріне аударып келеді [180]. Мәселен, күмістің маңызды қасиеттерінің бірі–сыртқы қабатының күрт ұлғаюы салдарынан нанобөлшектерді пайдалану кезінде айтарлықтай артатын оның бактерицидтік және антивирустық белсенділігі. Күміс нанобөлшектермен модификацияланған маталар, шын мәнінде, өзін-өзі залалсыздандыратындар болып табылады. Оларда бірде-бір ауру тудыратын бактерия немесе вирус «тіршілігін жалғастыра» алмайды. Нанобөлшектер жуу кезінде матадан шайылмайды, ал олардың тиімді әрекет ету мерзімі алты айдан астам уақытты құрайды, бұл мұндай матаның медицина мен тұрмыста қолданудың шексіз мүмкіндіктері туралы айтады. Құрамында күміс нанобөлшектері бар материал, медициналық халаттар, төсек-орын, киім-кешек, грибокқа қарсы аяқкиім үшін таптырмайды [181].

Алайда, табиғи түсінің салдарынан тоқыма материалында бояудың түсі өзгереді, бұл күміс нанобөлшектерінің көмегімен бактерияға қарсы өңдеулерді қолдану аясын тарылтады. Ал Panton түсінің сәйкестігі негізгі талаптардың бірі болып табылады, өйткені материалдардың түсінің тұрақтылығы тігін бұйымының сыртқы түрінің эстетикалығына, сондай-ақ адам денсаулығына әсер етеді. Бояудың тұрақтылығына пайдалану барысында бастапқы түсінің оңуы ғана емес, сонымен қатар оларды өндіру процесінде тоқыма материалдарының түрлі физика-химиялық факторлардың әсерінен түсін (бояуын) сақтау қабілеті де жатады. Өкінішке орай, түс өзгерісін үнемі көзбен ажыратуға немесе анықтауға болмайды. Әдетте ол ЖХК (Жарық беру жөніндегі халықаралық комиссия) стандартты колориметриялық жүйелерінің бірінде түс координаттарымен анықталады. Түстік айырмашылықтарды анықтаудың ең көп таралған формуласы ЖХК ұсынған, көптеген отандық және шетелдік стандарттарға кіретін СIЕLАВ формуласы болып табылады. CIE Француз атауының аббревиатурасы бойынша - Commission internationale de l'éclairage. Осы жүйедегі L, А, В координаттары X, Y, Z координаттарымен байланысты:

L = 116(Y/Y0)1/3 - 16,

A = 500[(X/X0)1/3 - (Y/Y0)1/3],         			    (3.5)

B = 200[(Y/Y0)1/3 - (Z/Z0)1/3].

мұндағы: L – ашықтық;

А, В - түс координаттары;

XYZ жүйесіндегі ақ түс координаттары [6,б.5].

CIELAB түстік кеңістігі есептеу үшін ең қолайлы, өйткені әр түрлі түстерге сәйкес келетін нүктелер арасындағы тең қашықтық, осы жүйенің кез келген бөліктерінде координаттар көру қабылдауымен сәйкес келеді. Бұл түстік айырмашылықтарды сандық анықтау үшін қолайлы шаманы жүргізуге мүмкіндік береді. 3.18 суретке сәйкес географиялық координаталарға ұқсас - ұзындығы, ені және биіктігі - L *, a және b * түстің мәні, түстің орналасқан жерін анықтауға және ол туралы ақпаратты беруге ықпал етеді.

+ А - қызыл ось, -А - жасыл ось, + В - сары ось, -В - көк ось

Сурет 3.18 - Түстік кеңістік L*a*b*

CIE (L*a*b*) түстік кеңістігі –ЖХК жүйесіндегі XYZ координаталарымен бір мағыналы L*, a*, b* тік бұрышты координаталарында салынған шамамен тең контрасталы түс кеңістігі. L* координатасы ашықтықты, a* - координатасы-қызыл немесе жасыл түсті, b* координатасы - сары немесе көк түсті сипаттайды. Бұл кеңістіктегі түс L*, C*, h полярлық координаталарымен анықталуы мүмкін, мұнда C* қанықтықпен, ал h (түстік реңк бұрышы) - түстік реңкпен корреляцияланады.

Осы жұмыста күміс нанобөлшектері негізіндегі ұсынылған композицияның белсенді бояғыштармен түрлі түстерге боялған трикотаж материалдарының түс сипаттамаларына әсері зерттелді. Бояу ваннаның М=30:1 модулінде периодтық әдіс бойынша 10 г/л Na2CO3, 75 г/л Na2SO4 және 60 минут бойы 800С температурада белсенді бояғыштардың (дихлортриазинді) зерттелетін материалының массасынан 2% болатын бояғыш ваннада жүргізілді. Содан кейін жылы, ыстық және суық сумен шаю. Әрі қарай фиксацияланбаған бояғыштан арылту үшін, 10 минут аралығында қайнатып, ПАВ (2 г/л) ерітіндісінде шаю.

Одан әрі боялған трикотаж материалға аэрозоль әдісімен құрамында натрий карбоксиметилкрахмал (NaКМК) мен күміс нанобөлшектері бар ерітіндінің өлшемді мөлшері жағылады, содан кейін материалды жатқызып, тыныштықта ұстайды, одан әрі УК сәулелендіру және кептіруге жібереді. Күмістің наноөлшемді бөлшектері негізіндегі ұсынылған композицияның әсерінен тоқыма материалының бояуының түсі өзгеруі мүмкін екенін ескеріп, модификация процесінің модификацияланатын жайманың түсіне әсерін, УК сәуле шығару ағынының таралуы оның спектрі нормаланғандықтан, люминесценцияланатын үлгілердің түсін өлшеу кезінде ұсынылатын D65 стандартты сәуледе [167,б.8] әдістемесіне сәйкес зертханалық колориметрде анықталған. D65 – спектрдің көрінетін аймағында 6504°К температурасында абсолютті қара дененің сәулеленуіне сәйкес келетін энергияның салыстырмалы спектральды таралу көзі. Орташаланған күндізгі жарықпен (МЕСТ 7721-89) жарықтандыру жағдайын орнату. Алынған нәтижелер 3.4-кестеде көрсетілген [179].

Кесте 3.4 - Үлгілердің түс координаталары мен шағылысу коэффициенттері

| Үлгі № | Бояғышпен боялған | Өңделген | L* | a* | b* | С* | h* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боялмаған | өңделмеген | 95,25 | 2,06 | -10,59 | 10,79 | 281,00 |
| 2 | Боялмаған | 0,4% КМК+0,2%Ag | 94,01 | 2,94 | -10,96 | 11,34 | 285,05 |
| 3 | Боялмаған | 0,4% КМК+0,4%Ag | 74,91 | 7,74 | -2,35 | 8,09 | 343,10 |
| 4 | Yellow 3GL | өңделмеген | 88,44 | -3,30 | 53,23 | 53,33 | 93,54 |
| 5 | Yellow 3GL | 0,4% КМК+0,2%Ag | 86,22 | -2,76 | 50,50 | 50,57 | 93,12 |
| 6 | Yellow 3GL | 0,4% КМК+0,4%Ag | 75,23 | 0,27 | 36,41 | 36,41 | 89,58 |
| 7 | Grey HFL | өңделмеген | 84,26 | -11,51 | 43,76 | 45,25 | 104,74 |
| 8 | Grey HFL | 0,4% КМК+0,2%Ag | 83,80 | -11,74 | 42,63 | 44,22 | 105,39 |
| 9 | Grey HFL | 0,4% КМК+0,4%Ag | 72,15 | -4,77 | 31,59 | 31,95 | 98,59 |
| 10 | Navy K-EN | өңделмеген | 19,66 | 0,46 | -12,80 | 12,81 | 272,05 |
| 11 | Navy K-EN | 0,4% КМК+0,2%Ag | 18,98 | 0,36 | -12,00 | 12,00 | 271,72 |
| 12 | Navy K-EN | 0,4% КМК+0,4%Ag | 18,72 | 0,56 | -12,50 | 12,51 | 272,58 |
| 13 | Black NN | өңделмеген | 15,89 | 0,38 | -1,92 | 1,96 | 281,15 |
| 14 | Black NN | 0,4% КМК+0,2%Ag | 14,49 | 0,44 | -1,11 | 1,19 | 291,79 |
| 15 | Black NN | 0,4% КМК+0,4%Ag | 14,62 | 0,42 | -1,50 | 1,56 | 285,51 |

Алынған нәтижелерді талдаудан шығатыны, ақ жайманы күмістің нанобөлшектерімен өңдеу түстің координаталарының өзгеруіне алып келеді, яғни а* координатасының құрамында 0,2% күміс болған жағдайда қызыл түске қарай жылжиды, бірақ күміс концентрациясының ұлғаюымен жасыл жаққа кері жылжу орын алады. b* координатасының мәні көктен сары жағына қарай жылжиды, сондай-ақ, модификатор концентрациясының ұлғаюымен а* координатасы сияқты түстің көк жағына қарай сәл қозғалысы жүреді. 3.4-кестеге сәйкес, бастапқы мата L* мәні жоғары және a* мен b* мәні төмен ақ түсті болды. Күміс және КМК нанокомпозитімен өңделгеннен кейін, өңделген маталардың L* мәні едәуір төмендеді, бұл үлгілердің күңгірттігін растады. Нанокүміс концентрациясы неғұрлым жоғары болса, түс айырмашылығы да соғұрлым жоғары болады.

3.19 суретке сәйкес келтірілген спектрофотометр нәтижелері түрлі түсті реактивті бояғыштармен боялмаған және боялған әрі AgCMS нанокомпозициясымен өңделген трикотаж маталарды пайдаланып, қара түске боялған үлгілерден басқа, түс өзгерісіне (dE*) ауытқуды көрсетеді, шекті диапазонда орналасқан, 1 және одан кем шектерде мәнге ие болады [179,б.3125]. Осыған байланысты белгілі бір тұжырымдар олардың ашықтықтың, түс реңінің және түс қанықтылығының спектрофотометриялық мәндеріне негізделіп жасалады.

Сурет 3.19 - Реактивті бояғыштармен боялған және AgCMS нанокомпозициясымен модификацияланған трикотаж маталар түсінің өзгеруіндегі ауытқу (dE*)

3.20 суретке сәйкес өңделмеген бастапқы Супрем материалының, әртүрлі концентрациядағы карбоксилметилкархмал және  күміс нитраттарымен өңделген материалдардың көрінісі келтірілген.

а					б

Сурет 3.20 – Өңделмеген бастапқы Супрем материалының, әртүрлі концентрациядағы карбоксилметилкархмал және  күміс нитраттарымен өңделген материалдардың көріністері, Парақ 1

в					г

а – бастапқы материал; б – КМК 0,4% өңделген; в – КМК 0,4% + AgNO3 2,0% өңделген; г – КМК 0,4% + AgNO3 4,0% өңделген; 0,4%

Сурет 3.20, Парақ 2

3.21 суретке сәйкес өңделмеген бастапқы Интерлок материалының, әртүрлі концентрациядағы карбоксилметилкархмал және  күміс нитраттарымен өңделген материалдардың көрінісі келтірілген.

а					б

Сурет 3.21 – Өңделмеген бастапқы Интерлок материалының, әртүрлі концентрациядағы карбоксилметилкархмал және  күміс нитраттарымен өңделген материалдардың көріністері, Парақ 1

в				г

а – бастапқы материал; б – КМК 0,4% өңделген; в – КМК 0,4% + AgNO3 2,0% өңделген; г – КМК 0,4% + AgNO3 4,0% өңделген

Сурет 3.21, Парақ 2

3.22 суретке сәйкес ашық сары және лимон түстеріне боялған үлгілердің бетінде өңдеуден кейін ластанған сияқты дақтар пайда болды. Үлгілердің ашықтығы 15%–ға дейін төмендейді, а* және b* координаталарының жылжуы үлгілердің бетінде пайда болған бояу, сұр түске ауысатынын көрсетеді.

а					б

Сурет 3.22– Дақтардың пайда болу көрінісі, Парақ 1

в					г

а – бастапқы материал; б – КМК 0,4% өңделген; в – КМК 0,4% + AgNO3 2,0% өңделген; г – КМК 0,4% + AgNO3 4,0% өңделген

Сурет 3.22, Парақ 2

Қызғылт сары және күлгін түске боялған үлгілерде ашықтық айтарлықтай төмендейді, яғни 73,08 кд* – дан 68,93 кд және 57,55 кд тиісінше 53,11 кд (кд-кандела). Екі үлгілерде да сары түсті көк аймаққа жылжиды, соның салдарынан бетінде сұр реңктер пайда болады. Бірақ бұл дақ емес, реңктер, демек, түстердің анықтығы айтарлықтай төмендейді. Қызғылт сары және күлгін түстерге боялған үлгілердегі түстердің анықтығын сандық анықтау үшін, күмістің нанобөлшектерімен микробиологиялық өңдеуден кейін келесі формуланы қолданды:

B = 683. Y.         				    (3.6)

Бұл жерде, Y координатасын (3.7) формула арқылы табуға болады, яғни.

Y=13L+16116 ∙ Y0, 					    (3.7)

мұндағы: L – ашықтық;

Y0 – XYZ жүйесіндегі ақ түстің координатасы, Y=100 нормализациясымен D65 стандартты жарықтандыру үшін нормаланған мән: Y0= 100 тең.

3.23 суретке сәйкес өңделмеген бастапқы материалдың, әртүрлі концентрациядағы карбоксилметилкархмал және  күміс нитраттарымен өңделген материалдардың көрінісі келтірілген.

а                                                               б

в              				г

а – бастапқы материал; б – КМК 0,4% өңделген; в – КМК 0,4% + AgNO3 2,0% өңделген; г – КМК 0,4% + AgNO3 4,0% өңделген

Сурет 3.23 – Өңделмеген бастапқы материалдың, әртүрлі концентрациядағы карбоксилметилкархмал және  күміс нитраттарымен өңделген материалдардың көрінісі

3.5-кестедегі L деректерін пайдаланып, түс анықтығы есептелетін қызғылт сары және күлгін түске боялған, өңделмеген және күміс нанобөлшектерімен өңделген үлгілер үшін Y мәнін табамыз, алынған есептік деректер кесте 6–ға және ашықтылықтың салыстырмалы мәндері 3.24 суретке сәйкес енгізілген [179,б.3126].

Кесте 3.5 - Реактивті бояғыштармен боялған және AgCMS нанокомпозициясымен модификацияланған трикотаж маталар түстерінің (В*) жарықтығын есептеу нәтижелері

| Үлгі нөмірі | L* | Y | В*, кд/м2 | В* төмендеуі, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95,25 | 88,21 | 60247,43 |  |
| 2 | 94,01 | 85,29 | 58253,07 | 3,1 |
| 3 | 74,91 | 48,13 | 32872,79 | 45,44 |
| 4 | 88,44 | 72,98 | 49845,34 |  |
| 5 | 86,22 | 68,43 | 46737,69 | 6,2 |
| 6 | 75,23 | 48,64 | 33221,12 | 32,0 |
| 7 | 84,26 | 64,56 | 44094,48 |  |
| 8 | 83,80 | 63,68 | 43493,44 | 1,36 |
| 9 | 72,15 | 43,88 | 29970,04 | 32,0 |
| 10 | 19,66 | 2,90 | 1984.22 |  |
| 11 | 18,98 | 2,74 | 1744,21 | 12,1 |
| 12 | 18,72 | 2,68 | 1831,41 | 7,7 |
| 13 | 15,89 | 2,08 | 1420,43 |  |
| 14 | 14,49 | 1,81 | 1242,72 | 12,4 |
| 15 | 14,62 | 1,84 | 1256,21 | 11,5 |

Сурет 3.24 - Реактивті бояғыштармен боялған және AgCMS нанокомпозициясымен модификацияланған трикотаж материалдарының түстерінің ашықтығының салыстырмалы мәні

3.5-кесте және 3.24 суретке сәйкес нәтижелерді талдау құрамында 0,2% күміс нанобөлшектері бар модификациялық өңдеу кезінде ашық түстермен боялған маталар үлгілерінің ашықтығы 1,4-6,2%-ға мардымсыз төмендейді, бірақ Ag құрамының 0,4%-ға артуымен ашықтылық 32-45%-ға төмендейді.

Ag нанобөлшектерінің болуына байланысты ең күшті түс өзгерістері боялмаған ақ үлгіде (45%) және түс айырмашылығы негізінен ашықтың (L*) пен анықтылық (В*) өзгеруіне байланысты болатын, анағұрлым ашық реңктермен боялған үлгілерде (32%) байқалды. Бұл үлгілер анағұрлым күңгірт және бұлыңғыр, яғни аз қаныққан болды. Белгілі болғандай, анықтылық бұл бақылаушының бағытында боялған затпен шағылысқан жарық ағынының тығыздығын сипаттайтын жарық мөлшері. Екі үлгінің жарықтығы төмендеген кезде қара қоспаның болуы визуальды да сезіледі. Көк (Navy K-EN) және қара (Black NN) реңктерімен боялған үлгілерде Ag құрамы жоғарылаған сайын жарықтылық төмендейді. 3.24 суретке сәйкес визуальды түрде үлгілердің түсінің өзгеруі де байқалады, нанокүміс құрамының жоғарылауымен материалдың түсі күңгірт болады. Күміс нанобөлшектермен өңделгеннен кейін Navy K-EN және Black NN түстерімен боялған үлгілердегі түс тереңдейді, яғни түс қарқындылығы артады [179,б.3127].

1 - өңделмеген, 2 – құрамында 0,4% NaКМК және 0,2% күміс нанобөлшектері бар ерітіндімен өңделген, 3 – құрамында 0,4% NaKMK және 0,4% күміс нанобөлшектері бар ерітіндімен өңделген

Сурет 3.24 - Көк (а) және қара (b) түстермен боялған маталардың үлгілері

3.25 және 3.26 суреттерге сәйкес нәтижелерді талдау, күміс нанобөлшектерімен боялған үлгілерді модификациялық өңдеу кезінде қызғылт сары түстің анықтығы 25%–ға, ал күлгін түстікі 21%–ға дейін төмендейтіндігін көрсетеді. Белгілі болғандай, анықтылық бұл бақылаушы бағытында боялған затпен бейнеленген жарық ағынының тығыздығын сипаттайтын жарық шамасы. Анықтығы төмендегенде екі үлгіде де қара қоспаның болуы визуальды байқалады.

а					б

в						г

а – бастапқы материал; б – КМК 0,4% өңделген; в – КМК 0,4% + AgNO3 2,0% өңделген; г – КМК 0,4% + AgNO3 4,0% өңделген

Сурет 3.25 – Бастапқы және өңдеуден кейінгі материалдың көріністері

а				б

в					г

а – бастапқы материал; б – КМК 0,4% өңделген; в – КМК 0,4% + AgNO3 2,0% өңделген; г – КМК 0,4% + AgNO3 4,0% өңделген

Сурет 3.26 – Бастапқы және өңдеуден кейінгі материалдың көріністері

Көк және қара түске боялған үлгілердің түсі күміс нанобөлшектерімен өңделгеннен кейін тереңдейді, яғни бояудың қарқындылығы артады. Тоқыма материалындағы бояудың қарқындылығын (R, %) шағылысу коэффициенттері негізіндегі Гуревич–Кубелки–Мунка функциясы арқылы мына формула бойынша анықтауға болады:

K/S=(1-R)22R,					      (3.8)

мұндағы: S - боялған үлгімен жарықты шашырату коэффициенті;

K - жарықты боялған үлгімен жұту коэффициенті.

3.27 суретке сәйкес мәндері бойынша бояудың қарқындылығын есептейтін шағылысу коэффициенттерін табамыз.

| 1 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 |  |
| Сурет 3.27 - Көк (а) және қара (б) түстерге боялған үлгілер үшін спектральдық шағылысу қисығы, Парақ 1 |  |  |
| 3 | 3 |  |
| 4 a | 4 б |  |

1 - бастапқы, 2 - 0,4%-тік NaКМК ерітіндімен өңделген, 3 - құрамында 0,4% - NaКМК және 0,2% - күміс нанобөлшектері бар ерітіндімен өңделген,

4 - құрамында 0,4% - NaКМК және 0,4% - күмістің нанобөлшектері бар ерітіндімен өңделген

Сурет 3.27, Парақ 2

3.28 суретке сәйкес көк және қара түстерге боялған үлгілердің шағылысу коэффициенттері мен бояу қарқындылығы диаграмма түрінде берілген.

1 - бастапқы көк; 2 - 0,4% NaКМК; 3 - 0,4% КМК+0,2%Ag; 4 - 0,4% КМК+0,4%Ag; 5 – бастапқы қара; 6 - 0,4% NaКМК; 7 - 0,4% КМК+0,2%Ag;

8 - 0,4% КМК+0,4%Ag

Сурет 3.28 - Үлгілердің шағылысу коэффициенттерінің және бояу қарқындылығының диаграммасы

3.28 суретке сәйкес диаграммадан көрінгендей, қара түстердің түсінің қарқындылығы бірнеше есе артады. Алайда, үлгілер бояуының қарқындылығының өзгергенділігі көзге байқалмайды. Манселлдің түс жүйесінде-түстік кеңістік, бұл жерде түс үш түрлі түстік сандарда, яғни: ашықтығымен, реңкпен және қанықтылығымен сипатталатынын ескеріп, 3.6-кестеде көрсетілген мәндерді қолданып, төменде көрсетілген формуламен бұл мәндерді табамыз. Бактерицидтік қасиеттері бар үлгілердегі колористік сипаттамаларының алынған сандық мәндерін 3.6-кестеге енгіземіз.

C* = √ a*2 - b*2,					      (3.9)

h*=arctgb*a*,					       (3.10)

мұндағы: С* - түстің қанықтығы,

h* - түстік реңк.

Кесте 3.6 - Үлгілердің колористикалық сипаттамаларының модификациялық өңдеуге тәуелділігі

| Үлгілердің нөмірлері | Үлгілер | Түстің қанықтылығы, С* | Түстік реңк, h* | Түстің анықтылығы, кд/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | бастапқы көк | 12,79 | 87,94 | 1984.22 |
| 22 | 0,4% NaКМК | 12,23 | 87,75 | 1744,21 |
| 23 | 0,4% КМК+0,2%Ag | 11,99 | 88,28 | 1872,86 |
| 24 | 0,4% КМК+0,4%Ag | 12,49 | 87,43 | 1831,41 |

3.6-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | бастапқы қара | 1,88 | 78,80 | 1420,43 |
| 26 | 0,4% NaКМК | 1,31 | 74,09 | 1242,72 |
| 27 | 0,4% КМК+0,2%Ag | 1,20 | 68,35 | 1240,28 |
| 28 | 0,4% КМК+0,4%Ag | 1,44 | 49,96 | 1256,21 |

h* және C* координаттарындағы айырмашылықтар - бұл матаның бақылау үлгісінің түсімен салыстырғанда зерттелетін үлгілердің түс реңі мен түс қанықтылығының өзгеруі. Түс реңі спектрдегі түс орнын анықтайды. Бұл түстің негізгі сипаттамасы. Жоғарыда келтірілген кестеден көрініп тұрғандай, көк және қара түсті үлгілердегі түс реңі мен түс қанықтылығы төмендейді. Бұл күмістің модификацияланатын бактерицидтік ерітіндісінің сұр түске ие болуына және негізгі түстің сұр түспен араласуы қанықтылық пен түс реңкінің төмендеуіне ықпал етуіне байланысты. Қанықтылық үлгіде таза түстің бар екендігін білдіреді және 0-ден 16-18-ге дейінгі шартты бірліктерде белгіленеді.

Күміс және карбоксиметилкрахмал нанобөлшектері бар бактерицидті әрлеуден кейін кенептердің түс сипаттамаларының өзгеруін колориметриялық зерттеу нәтижелері 3.7-кестеде келтірілген [174,б.25].

Кесте 3.7 - Үлгілердің түс координаттары және шағылысу коэффициенттері

| Үлгілердің нөмірі | Материалдың аталуы | Үлгілер | Ашықтылығы, L* | Координаттары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a* | b* |
| 1 | Супрем (ақ) | бастапқы | 95,51 | 2,75 | -9,37 |
| 2 | Супрем (ақ) | 0,5% КМК+0,15% Ag | 95,25 | 2,06 | -10,59 |
| 3 | Супрем (ақ) | 0,5% КМК+0,30% Ag | 94,01 | 2,94 | -10,96 |
| 4 | Интерлок (қоңыр) | бастапқы | 73,08 | 24,72 | 33,63 |
| 5 | Интерлок (қоңыр) | 0,5% КМК+0,15% Ag | 72,41 | 24,27 | 33,13 |
| 6 | Интерлок (қоңыр) | 0,5% КМК+0,30% Ag | 68,92 | 21,06 | 29,38 |

3.7-кестедегі мәліметтерге сәйкес, L* мәні жоғары және, а* және b* мәндерне ие "Супрем" бастапқы матаның түсі ақ болды. Күміс нанокомпозитімен және КМК-мен өңдеген соң өңделген кенептердің L* ашықтылық мәндері 95,51-ден 94,01-ге дейін аздап төмендеді. Боялған кенепті өңдеу кезінде L* мәні де аздап төмендеді. Трикотаж маталар түсінің өзгеруі Ag нанобөлшектерінің құрамына байланысты болады. Трикотаж материалының құрамында 0,15% Ag болғанда ақ және боялған материалдың түс сипаттамалары аздап өзгерді. Осы жұмыста күміс нанокомпозициясы және AgCMS ерітіндісімен өңдегеннен кейін мақта-мата трикотаж маталарының түсінің өзгеруін талдау бактерияға қарсы өңдеу кезінде бояудың колористикалық көрсеткіштерінің тұрақтылығын көрсетіп, санитарлық-гигиеналық және тұрмыстық мақсаттағы бұйымдарды бактерицидтік өңдеу кезінде пайдалану үшін ұсынылған нанокомпозицияның тиімділігін дәлелдеді.

Модификацияланған үлгілердің қанықтыру дәрежесі боялған үлгілерді күміс нанобөлшектерімен өңдегеннен кейін түс L*, a*, b* түс кеңістігіндегі орталық оське жақындағанын 3.29 және 3.30 суреттерге сәйкес көрсетеді, яғни, түс тазалығы төмендейді, өйткені қанықтылық-бұл түс тазалығы, сондықтан ең қаныққан түс мүлде сұр болмайды. Матада бояғыштардың болуы Ag CMS-ті байланыстыруды жеңілдетеді деп болжауға болады. Осы әсердің арқасында аз бояғышты пайдаланып, күңгірт реңкті түстерге қол жеткізуге болады.

а						б

в						г

а – бастапқы материал; б – 0,4%-дық КМК-мен өңделген; в – 0,4%-дық КМК + 2,0%-дық AgNO3-пен өңделген; г - 0,4%-дық КМК + 4,0%-дық AgNO3 –пен өңделген

Сурет 3.29 – Бастапқы және өңделген материалдардың көрінісі

а						б

в						г

а – бастапқы материал; б – 0,4%-дық КМК-мен өңделген; в – 0,4%-дық КМК + 2,0%-дық AgNO3-пен өңделген; г - 0,4%-дық КМК + 4,0%-дық AgNO3 –пен өңделген

Сурет 3.30 - Бастапқы және өңделген материалдардың көрінісі

Осы жұмыста, күміс нанобөлшектерімен өңделгеннен кейінгі, мақта маталарының трикотаж материалының түсінің өзгеруіне жүргізілген талдау, яғни микробиологиялық әдістерді қолданып, боялудың колористикалық көрсеткіштерінің тұрақтылығы, ұсынылған технологияның күңгірт түстерге тиімділігін дәлелдеді.

Ашық түсті тоқыма материалдары үшін, күміс нанобөлшектерімен бактерияға қарсы өңдеу ұсынылмайды. Зерттеу нәтижелері, күміс нанобөлшектері бар тоқыма материалдарын енгізу арқылы, медициналық қызметкерлерге арналған киім түрлерін кеңейту мәселесін шешуге мүмкіндік береді.

Боялмаған және боялған материалдардың бактерияға қарсы белсенділігін тестілеу. Бояуға дейін және одан кейін AgCMS нанокомпозициясымен модификацияланған трикотаж маталардың Бактерияға қарсы тиімділігін зерттеу үшін грам-теріс E.coli бактериясына және грам-оң S.aureus бактерияларына қарсы антибактерияға қарсы талдау жүргізілді. 3.8-кестеде келтірілген нәтижелер барлық үлгілердің бактерияға қарсы белсенділігі жоғары екенін көрсетеді [179,б.3127].

Кесте 3.8 - AgCMS ерітіндісімен модификацияланған трикотаж материалдарының бактерияға қарсы белсенділігі

| Үлгі нөмірлері | Бояғыш атауы | Өңделген мата | Бактерияға қарсы белсенділіктің мәні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E.coli | S.aureus |
| 2 | боялмаған | 0,4% КМК+0,2%Ag | 5,4 | 5,5 |
| 3 | боялмаған | 0,4% КМК+0,4%Ag | 6,0 | 5,9 |
| 5 | Yellow 3GL | 0,4% КМК+0,2%Ag | 5,3 | 5,4 |
| 6 | Yellow 3GL | 0,4% КМК+0,4%Ag | 5,8 | 5,8 |
| 8 | Grey HFL | 0,4% КМК+0,2%Ag | 5,2 | 5,5 |
| 9 | Grey HFL | 0,4% КМК+0,4%Ag | 5,8 | 5,7 |
| 11 | Navy K-EN | 0,4% КМК+0,2%Ag | 5,4 | 5,5 |
| 12 | Navy K-EN | 0,4% КМК+0,4%Ag | 5,7 | 5,9 |
| 14 | Black NN | 0,4% КМК+0,2%Ag | 5,5 | 5,2 |
| 15 | Black NN | 0,4% КМК+0,4%Ag | 5,9 | 6,0 |

Боялған және боялмаған маталар үшін керемет микробқа қарсы белсенділікке дербес қол жеткізілді. Бояу AgCMS нанокомпозициясымен модификацияланған маталардың бактерияға қарсы белсенділігіне әсер етпегені анық. Антибактериялы белсенділіктің жоғарылауына модификациялаушы нанокомпозиттің концентрациясы әсер етеді, Ag құрамының 0,4%-ға жоғарылауымен модификацияланған трикотаж материалдарының бактерияға қарсы белсенділігінің жоғарылауы байқалады.

Реактивті бояғыштармен боялған және AgCMS нанокомпозициялық ерітіндісімен модификацияланған трикотаж маталар 0,2% Ag құрамында мата анықтығының 1,5–6%-ға аздап төмендеуіне алып келеді, бірақ Ag құрамының 0,4%-ға артуымен анықтылық 32-33%-ға төмендейді. Ag нанобөлшектерінің болуына байланысты ең күшті түс өзгерістері анағұрлым ашық реңктермен боялған үлгілерде байқалды, онда түс айырмашылығы негізінен ашықтық пен анықтықтың өзгеруіне байланысты болды. Бұл үлгілер күңгірт және бұлыңғыр, яғни аз қаныққан болды. Yellow 3GL және Grey HFL-мен боялған үлгілерде 0,2% Ag құрамы бойынша ашықтық айтарлықтай төмендемейді, сәйкесінше 2,5% және 0,5%. Ag құрамының 0,4%-ға артуымен үлгілердің ашықтығы 15%-ға айтарлықтай төмендейді. Күміс нанобөлшектермен өңделгеннен кейін, Navy K-EN және Black NN боялған үлгілердегі түс тереңдейді. Осы әсердің арқасында аз бояғышты қолданып, күңгірт реңкке қол жеткізуге болады. Визуальды түрде үлгілердің түсінің өзгеруі де байқалады, нанокүміс құрамының жоғарылауымен материалдың түсі күңгірт болады. Матада бояғыштардың болуы AgCMS-пен байланыстыруды жеңілдетеді деп болжауға болады. Іс-тәжірибеде күміс нанобөлшектердің матаның түсіне теріс әсерін азайту үшін, нанокомпозицияның түсі мен концентрациясын таңдауға мұқият болу керек.

Карбоксиметилкрахмалдың болмауы Ag бөлшектерінің агломерациясына және күмістің ірі кластерлерінің қалыптасуына алып келеді. Бұл нәтижелер нанокүмісті тотықсыздандырудағы карбоксиметилкрахмалдың рөлін және оның AgCMS жүйесін тұрақтандыру қабілетін көрсетті. Бояуға дейін және одан кейін AgCMS нанокомпозициясымен модификацияланған трикотаж маталардың бактерияға қарсы тиімділігі барлық үлгілердің грам-теріс E.coli бактериясына және грам-оң S.aureus бактериясына қатысты бактерияға қарсы белсенділігі жақсы көрсеткішке ие екенін көрсетті. Бояу AgCMS нанокомпозициясымен модификацияланған маталардың бактерияға қарсы белсенділігіне әсер етпегені анық.

3.5 Шұлық бұйымдары және беймата тоқыма материалдарының физикалық-механикалық қасиеттеріне КМК мен УК сәулеленуінің әсерін зерттеу

Бұдан әрі қызмет ету мерзіміне әсер ететін қасиеттері мен гигиеналық қасиеттері сияқты, трикотаж бұйымдарына тән, тұтынушылық қасиеттері зерттелді. Трикотаж бұйымдарының қызмет ету мерзіміне әсер ететін қасиеттерден біз келесі көрсеткіштерді анықтадық: ілгек бағаналары бойынша үзілу жүктемесі, ұзартуы, еніне қарай созылуы және үйкелуге тұрақтылығы. AgКМК нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж материалдардың тәжірибелік үлгілерінің қызмет ету мерзіміне әсер ететін сипаттамаларын сынау нәтижелері 3.9-кестеде келтірілген [174,б.25].

Кесте 3.9 - AgКМК нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген және өңделмеген трикотаждың сипаттамалары

| Өңдеу түрі | Трикотаж материалының атауы | Сапа көрсеткіштері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ілгек бағаналары бойынша үзілу жүктемесі, Н | ұзарту, мм | ені бойынша созылу, % | үйкеліске төзімділік, айналымдар |
| AgКМК | Супрем | 105 | 11 ±1 | 65 | 27 |
| AgКМК | Интерлок | 156 | 6 ± 1 | 32 | 54 |
| Өңделмеген | Супрем | 100 | 12±1 | 66 | 24 |
| Өңделмеген | Интерлок | 147 | 6±1 | 35 | 45 |
| МЕСТ 28554-90 талап. |  | 80-нен кем емес | - | I – 0-ден 40-қа дейін. II – 41-тан 100-ге дейін. III – 100-ден жоғары | 15-30 - қарапайым. 31-60 - берік. 61 және одан да жоғары - өте берік. |

3.9-кестеге сәйкес AgКМК нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж материалдарының үлгілері өңделмеген үлгілермен салыстырғанда беріктігі және үйкелуге төзімділігі жоғары, ал қалған көрсеткіштер бойынша стандарттар талаптарының деңгейінде болды. Бұл трикотаж материалдарын AgКМК ерітіндісімен өңдеу кезінде КМК карбоксиметильді топтары мен  трикотаж материалдары арасында байланыстың пайда болуы есебінен күміс иондарына арналған «ұстағыштар» деп табылатын торлы құрылымдар пайда болуына байланысты болды. Сондай-ақ, трикотаж материалға бүріккенде, нанокомпозициялық ерітіндінің полимерлік компоненті болып табылатын карбоксиметилкрахмал, оның бетінде үзілу беріктігін және үйкелуге төзімділігін арттыратын полимерлік пленкаларды құрайды.

УК  сәулелендіру қарқынында 0,5-1,0% концентрациясындағы натрий карбоксилметилкрахмалдың ерітіндісін пайдалану жағдайында күміс нанобөлшектерінің ең тиімді бекітілуі жарық өткізу электрондық микроскопы арқылы анықталды. УК сәулелері ең орта өлшемді нанобөлшектердің түзілуіне және олардың біркелкі таралуына бастамашылық етеді. Оны УК сәуелелері шұлық өнімдерінің бетінде күмістің бөлшектерінің агрегациясына кедергі жасайтындығымен түсіндіруге болады [182].

3.6 Бактерияға қарсы шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының патогенді микрофлораның әсеріне, дымқыл өңдеуге және тұрмыстық жууға тұрақтылығын зерттеу

AgКМК нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж материалдарының үлгілерінің гигиеналық қасиеттеріне әсер ететін сипаттамаларын сынау нәтижелері кесте 3.10-да келтірілген [174,б.25].

Кесте 3.10 - AgКМК нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген және өңделмеген трикотаждың гигиеналық сипаттамасы

| Өңдеу түрі | Трикотаж материалдың атауы | Сапа көрсеткіштері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | капиллярлығы, мм/сағ | суығыстыруы, % | гигроскопиялығы, % | ылғалдығы, % |
| AgКМК | Супрем | 161 | 44 | 8,2 | 6,6 |
| AgКМК | Интерлок | 163 | 48 | 9,0 | 7,0 |
| Өңделмеген | Супрем | 157 | 41 | 8,0 | 6,5 |
| Өңделмеген | Интерлок | 158 | 47 | 8,8 | 7,0 |

3.10-кестенің нәтижелері, трикотаж материалдарының AgКМК нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген үлгілерінің өңделмеген үлгілермен салыстырғанда, капиллярлығы, суығыстырғыштығы және гигроскопиялылығы анағұрлым жоғары екендігін көрсетеді. Бұл, трикотаж материалдарының AgКМК әзірленген нанокомпозициялық ерітіндісімен өңдеу трикотаж материалының гигиеналық қасиеттеріне пайдалы әсер ететінін растайды. Трикотаж материалдарының гигиеналық қасиеттерін жақсартуын, нанокомпозициялық ерітіндінің құрамында пайдаланылатын карбоксиметилкрахмал, гигроскопиялық полимер болып табылатындығымен түсіндіруге болады. Трикотаж материалдарының әзірленген құраммен өңдеу кезінде, оның бетінде зерттелетін материалдардың гигиеналық сипаттамаларын арттыруға әкелетін, торлы полимерлік құрылымдар пайда болады [183].

Ag+КМК¯ нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж материалдарының бактерияға қарсы белсенділігіне жуудың санының әсерін сынау нәтижелері 3.31 суретке сәйкес көрсетілген.

а – супрем; b – интерлок

Сурет 3.31 - Ag+КМК¯ ерітіндісімен модификацияланған трикотаж материалдарының бактерияға қарсы белсенділігінің мәніне жуудың санының әсері

AgКМК нанокомпозициялық ерітіндісімен ылғалды өңдеумен өңделген трикотаж материалдарының тұрақтылығын зерттеу нәтижесінде кір жуу ерітіндісінде оныншы жуудан кейін ғана аздап төмендейтін, микробқа қарсы айтарлықтай жоғары белсенділіктің сақталуы анықталды. Көпретті қолдануға  болатын жаймалардың микробқа қарсы қасиеттерінің тұрақтылығы оларды бірнеше рет жуғаннан кейін де бактериостатикалық қасиеттердің болуымен дәлелденді.

Ag+КМК¯ нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж жаймаларының бактерияға қарсы белсенділігіне ылғалды өңдеулердің әсерін сынау нәтижелері 3.11 кестеде көрсетілген.

Кесте 3.11 - Ылғалды өңдеулердің Ag+КМК¯ ерітіндісімен модифицияланған трикотаж маталарының бактерияға қарсы белсенділігінің мәніне әсері

| Трикотаж материалының атауы | Жуу саны | Бактерияға қарсы белсенділігінің мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bacillus subtilis | Staphylococcus aureus |
| Супрем | 1 | 5,4 | 5,5 |
| Супрем | 5 | 4,8 | 4,7 |
| Суперем | 10 | 4,4 | 4,2 |
| Интерлок | 1 | 5,6 | 5,4 |
| Интерлок | 5 | 4,7 | 4,7 |
| Интерлок | 10 | 4,0 | 4,3 |

AgКМК нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж материалдарының ылғалды өңдеулерге тұрақтылығын зерттеу нәтижесінде, кір жуғыш ерітіндіде он рет жуғаннан кейін ғана сәл төмендетілгенмен, микробқа қарсы белсенділігі айтарлықтай жоғары сақталды.

Бактерияға қарсы белсенділік сынағы. Әзірлеген AgCMS нанокомпозициялық ерітіндінің бактерияға қарсы тиімділігін зерттеу үшін, нанокомпозициялық ерітіндімен жасалған шұлық өнімдері мен тоқыма емес материалдарға өңдеу жүргізіліп, грам-теріс E.coli бактериясына және грам-оң S.aureus бактериясына қарсы бактерияға қарсы талдау жүргізілді (3.12 кесте).

Кесте 3.12 – AgCMS ерітіндісімен модификацияланған шұлық бұйымдары мен беймата материалдарының бактерияға қарсы белсенділігі

| Үлгінің нөмірі | Шұлықтар мен тоқыма беймата материалының құрамындағы КМК мен Ag мөлшері | Бактерияға қарсы белсенділіктің мәні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E.coli | S.aureus |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ерлер шұлығы |  |  |  |
| 1 | 0,5% КМК+0,00%Ag | - | - |
| 2 | 0,5% КМК+0,05%Ag | 4,3 | 4,5 |
| 3 | 0,5% КМК+0,10%Ag | 5,0 | 5,1 |
| 4 | 0,5% КМК+0,15%Ag | 5,9 | 5,8 |
| 5 | 0,5% КМК+0,30%Ag | 6,1 | 5,9 |

3.12-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Беймата материал |  |  |  |
| 6 | 0,5% КМК+0,00%Ag | - | - |
| 7 | 0,5% КМК+0,05%Ag | 4,3 | 4,2 |
| 8 | 0,5% КМК+0,10%Ag | 5,2 | 5,0 |
| 9 | 0,5% КМК+0,15%Ag | 5,8 | 5,9 |
| 10 | 0,5% КМК+0,30%Ag | 6,0 | 6,0 |

Кестеде келтірілген мәліметтерден көрініп тұрғандай, барлық үлгілер бактерияға қарсы белсенділіктің жоғары деңгейіне ие. Бактерияға қарсы белсенділіктің артуына модификациялаушы нанокомпозиттің концентрациясы әсер етеді, Ag мөлшерін 0,15%-ға дейін жоғарылатқанда модификацияланған шұлық бұйымдары мен тоқылмаған материалдардың бактерияға қарсы белсенділігінің артуы байқалады, Ag мөлшерін 0,30%-ға дейін одан әрі жоғарылатуы өңделген бұйымдар мен материалдардың бактерияға қарсы белсенділігінің айтарлықтай артуына алып келмейді. Алынған зерттеу мәліметтері негізінде Ag оңтайлы концентрациясы 0,15% деп қорытынды жасауға болады.

Боялған материалдарды жууға және бактерияға қарсы белсенділікке арналған тест. AgCMS модифицияланған трикотаж маталар E.coli және S.aureus штамдарын культивациялау арқылы бактерияға қарсы қасиеттердің жууға төзімділігін анықтау үшін бірнеше рет жуылды. AgCMS нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген, бастапқы – боялмаған және реактивті бояғышпен қара түске боялған трикотаж материалдарының бактерияға қарсы белсенділігіне жуудың әсерін сынау нәтижелері 3.13 кестеде көрсетілген.

Кесте 3.13 - AgCMS ерітіндісімен модификацияланған бастапқы және боялған трикотаж материалдарының бактерияға қарсы белсенділігінің мәніне жуулар санының әсері

| Бояғыштың атауы | Өңделген мата | Жуу саны | Бактерияға қарсы белсенділігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E.coli | S.aureus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Боялмаған | 0,4% КМК+0,2%Ag | 0 | 5,4 | 5,5 |
| Боялмаған | 0,4% КМК+0,2%Ag | 5 | 4,9 | 4,7 |
| Боялмаған | 0,4% КМК+0,2%Ag | 10 | 4,5 | 4,4 |
| Боялмаған | 0,4% КМК+0,4%Ag | 0 | 6,0 | 5,9 |
| Боялмаған | 0,4% КМК+0,4%Ag | 5 | 5,6 | 5,7 |
| Боялмаған | 0,4% КМК+0,4%Ag | 10 | 5,0 | 5,1 |
| Black NN | 0,4% КМК+0,2%Ag | 0 | 5,5 | 5,2 |
| Black NN | 0,4% КМК+0,2%Ag | 5 | 5,3 | 5,0 |
| Black NN | 0,4% КМК+0,2%Ag | 10 | 5,0 | 4,8 |
| Black NN | 0,4% КМК+0,4%Ag | 0 | 5,9 | 6,0 |

3.13-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Black NN | 0,4% КМК+0,4%Ag | 5 | 5,6 | 5,6 |
| Black NN | 0,4% КМК+0,4%Ag | 10 | 5,3 | 5,4 |

AgCMS нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген трикотаж материалдарының жууға төзімділігін зерттеу нәтижесінде жуғыш ерітіндіде оныншы жуудан кейін ғана аздап төмендейтін микробқа қарсы белсенділіктің айтарлықтай жоғары сақталуы анықталды. Бұл модификацияланған AgCMS трикотаж материалдарының жууға ерекше тұрақтылықты көрсетеді. Трикотаж материалдарының әзірленген нанокомпозициялық құраммен өңдеген кезде оның  бетінде торлы полимерлі құрылымдар пайда болады, бұл трикотаж  бетінде Ag нанобөлшектерінің адгезиясының жоғарылауына алып келеді.

3.13 кестеден, сондай-ақ Black NN реактивті бояғышымен боялған және жуғаннан кейін күміс нанобөлшектерімен модификацияланған маталардың бактерияға қарсы белсенділігі, нанокомпозициялық ерітіндімен модификацияланған боялмаған маталармен салыстырғанда орташа есеппен 0,5 бірлікке жоғары екенін көруге болады. Матада бояғыштардың болуы AgCMS байланыстыруды жеңілдетеді деп болжауға болады. Күміс иондарының азот пен күкірт сияқты электрон жұптарын беретін атомдарға жақындығы белгілі. Сондықтан бояғыш молекулаларының сульфатоптары мен Ag нанобөлшектері арасындағы өзара әрекеттесу болуы мүмкін, нәтижесінде трикотаж материалдарының бетінде Ag нанобөлшектерінің байланысы жақсарады.

Трикотаж материалдарының тамаша бактерияға қарсы қасиеттері мен тамаша жууға тұрақтылығын көрсетеді. 10 жуу циклына шыдас бергеннен кейін, алынған тіндер Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus және Pseudomonas  aeruginosa  грибоктық культураларына бактериалды төзімділіктің тамаша көрсеткіштерін көрсетті. Бұл модификацияланған AgCMS трикотаж маталарын жууға ерекше төзімділікті көрсетеді. Трикотаж материалдарының нанокомпозициялық құраммен өңдеген кезде оның бетінде торлы полимерлі құрылымдар пайда болады, бұл трикотаж бетінде Ag нанобөлшектерінің адгезиясының жоғарылауына алып келеді. Сондай-ақ, бояғыш молекулаларының сульфатоптары мен Ag нанобөлшектері арасындағы өзара әрекеттесу болуы мүмкін, нәтижесінде трикотаж маталардың бетінде Ag нанобөлшектерінің байланысы жақсарады.

3.7 Күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен өңделген талшықты материалдардың химиялық, физикалық-химиялық және құрылымдық өзгерістерін зерттеу

CMS және Ag нанокомпозициялық ерітіндісінің ИҚ спектрлері. ИҚ спектрометриялық зерттеулердің нәтижелері 3.32 суретке сәйкес көрсетілген.

Сурет 3.32 - Нанокомпозициялық ерітіндінің ИҚ спектрлері CMSAg+ (a) және бастапқы NaCMS (b)

3.32a суретке сәйкес ИҚ спектрінде CMS-Ag О-Н топтарының созылуына байланысты 3000-3600 см-1 кең жолағы байқалады және крахмал молекулаларының гидроксил топтарына жатады. 2899,92 см-1 жолағы СН және СН2 топтарының валенттік симметриялық ауытқуларына жатқызады. 3.32b суретке сәйкес бастапқы CMS-де 1600 см-1 кезінде СООNa-ға тән карбоксил функционалды тобына С=О сәйкес келетін жолақ байқалады. 3.32a суретке сәйкес ИҚ спектроскопиялық мәліметтеріне сәйкес, Ag Na-ны алмастырады және 1577 см-1-де кіші толқындық сандар аймағына ауысады, бұл CMS-Ag+ құрылғанын дәлелдейді. 983 см-1-ден 1160 см-1-ге дейінгі сіңіру жолақтары крахмалға да, CMS-ке де тән С-О-С және С-О топтарына да тән болады.

3.8 Бактерияға қарсы тоқыма материалдарын бактерицидтік өңдеу процесін математикалық модельдеу

Экспериментті жоспарлау кезінде зерттелетін процесті сипаттайтын математикалық модель немесе математикалық қатынастар жүйесі ретінде оңтайландыру параметрін факторлармен байланыстыратын теңдеу жиі қабылданады. Ең қарапайым модель, бақылауды өңдеуді жеңілдететін, белгісіз коэффициенттерге қатысты сызықты полином болып табылады.

Үш фактор үшін бірінші дәрежелі полином түр теңдеуімен көрінеді:

Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + b123X1X2X3.       (3.11)

Теңдеу (1) факторлар деңгейінің барлық комбинацияларының саны N (тәжірибелер саны) N = 2k өрнегімен анықталған кезде толық факторлық экспериментті жүзеге асыру үшін қолданылды, мұндағы k – факторлар саны.

Эксперименттің мақсаты бірнеше компоненттерден (X кіріс факторлары): X1 – күміс концентрациясы,%; X2 – карбоксиметилкрахмал концентрациясы,%; X3 - КМК ауыстыру дәрежесі (3.14 кесте) тұратын, ерітінді тығыздығы Y критериі болып табылатын, тоқыма материалдарын бактерицидтік өңдеудің оңтайлы жағдайларын анықтау.

Кесте 3.14 - Факторлардың өзгеру деңгейлері мен интервалдары

| Факторлар | Кодтық белгілеу | Өзгеру интервалдары | Факторлар деңгейі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жоғарғы +1 | нөлдік 0 | төменгі -1 |
| Күміс концентрациясы Кс, % | Х1 | 0,05 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
| КМК концентрациясы Кк, % | Х2 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 0,25 |
| КМК-ны алмастыру дәрежесі, С | Х3 | 0,05 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |

Кездейсоқ қателіктердің әсерін компенсациялау үшін әр тәжірибе (3.15-кесте) n = 3 рет, яғни біркелкі қайталану кезінде жоғары дәлдікпен, ал эксперименттік деректерді математикалық өңдеу – қарапайымдықпен қайталанды.

Кесте 3.15 - Жоспарлау матрицасы және тәжірибе нәтижелері

| Тәжірибе нөмірі | Х1 | Х2 | Х3 | Х1Х2 | Х1Х3 | Х2Х3 | Х1Х2Х3 | У1 | У2 | У3 | Ӯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | + | + | - | - | + | 1,247 | 1,248 | 1,244 | 1,246 |
| 2 | + | - | + | - | + | - | - | 1,294 | 1,297 | 1,293 | 1,295 |
| 3 | - | + | + | - | - | + | - | 1,301 | 1,308 | 1,305 | 1,305 |
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | 1,347 | 1,351 | 1,347 | 1,348\ |
| 5 | - | - | - | + | + | + | - | 1,170 | 1,175 | 1,172 | 1,172 |
| 6 | + | - | - | - | - | + | + | 1,216 | 1,217 | 1,212 | 1,215 |
| 7 | - | + | - | - | + | - | + | 1,233 | 1,230 | 1,235 | 1,233 |
| 8 | + | + | - | + | - | - | - | 1,270 | 1,265 | 1,271 | 1,269 |

Параллельді тәжірибелердің нәтижесімен n жоспарлау матрицасының әр жолы үшін эксперимент нәтижелерін өңдеудің берілген әдісімен Ӯj –оңтайландыру параметрінің арифметикалық орташа мәнін табамыз:

Ӯj=1nu-1nyju,						(3.12)

мұндағы: u - параллель тәжірибенің нөмірі;

yju - матрицаның j-жолының u-лі параллель тәжірибесіндегі оңтайландыру параметрінің мәні.

Оңтайландыру параметрінің оның орташа мәнінен ауытқуын бағалау үшін жоспарлау матрицасының әр жолы үшін n параллель тәжірибелерге сәйкес Sj2 тәжірибесінің дисперсиясы анықталды:

Sj2=1u-1u-1nУju-Ӯj2   .				(3.13)

Тәжірибелердің біркелкі қайталануы кезінде бірқатар дисперсиялардың біртектілігі максималды дисперсияның барлық дисперсиялардың суммасына қатынасын білдіретін Кохреннің G-критерийінің көмегімен тексерілді, яғни осы берілген критерийдің Gp есептік мәні:

Gp= Smax2S12+ S22+…SN2=Smax2j=1NSj2.				(3.14)

Gp=0.0000250.000115=0,2174

N = 8 тәжірибелер және еркіндік дәрежесі t = n-1 = 3 - 1 = 2 0,5157-ге тең кезінде Gт – Кохрен критериінің өлшемінің кестелік мәні [167,б.8]. Gp < Gт болғандықтан, дисперсиялар біртекті болады.

Егер Sj2 тәжірибенің дисперсиялары біртекті болса, онда эксперименттің репродуктивтілігінің Sу2 дисперсиясын өрнек бойынша есептейміз:

Sу2= 1N j=1NSj2.						(3.15)

Sу2= 1N 0,000014

Эксперимент нәтижелері бойынша модель коэффициенттерін есептейміз.

1) bo еркін мүшесін мынадай формула бойынша анықтайды:

bo= 1N j=1NӮj;      bo=1,2725.				(3.16)

2) Сызықтық әсерлерді сипаттайтын регрессия коэффициенттері өрнек бойынша есептеледі:

bi= 1N j=1NXij Ӯj.					(3.17)

bi = 0,009;   b2 = 0,0155;   b2 = 0,02575.

Өзара әрекеттесудің әсерін сипаттайтын регрессия коэффициенттері келесі формула бойынша анықталады:

bil= 1N j=1NXij Xlj Ӯj,					(3.18)

мұндағы: i, Ɩ – факторлардың нөмірлері;

j – тәжірибесіндегі Xij , Xlj –i және Ɩ факторларының кодталған мәндері.

b12 = 0,011; b13 = 0,01425; b23 = 0,01225; b123 = 0,01225.

Коэффициенттердің абсолютті шамасын сенімгерлік интервалымен салыстыру арқылы модель коэффициенттерінің маңыздылығын тексереміз. Ол үшін регрессия коэффициенттерінің дисперсиясын есептейміз. i–ші коэффициенттің S2bi дисперсиясы өрнек бойынша есептеледі:

S2bi=1nN Sy2.						(3.19)

S2bi=13·8  ·0,000014=5,8 ·10-7.

∆bi сенімгерлік интервалын мына формула бойынша табады:

∆bi= ± tт S bi,						(3.20)

мұндағы: tт – қабылданған маңыздылық деңгейіндегі критерийдің кестелік мәні және дисперсия Sу2 анықталған еркіндік дәрежелерінің саны t; эксперименттердің біркелкі қайталануы кезінде еркіндік дәрежелерінің саны өрнек бойынша анықталады t = (n – 1)N = (3 – 1) · 8 = 16; tт = 2,12.

Sbi – формула бойынша есептелетін i-ші регрессия коэффициентін анықтаудағы қателік:

Sbi= +S2bi.						(3.21)

Sbi= +5,8 ·10-7=0.00076.

∆bi=±2,12 ·0,00076=0,00161.

Егер оның абсолютті мәні сенімгерлік интервалынан үлкен болса, мән моделінің коэффициенті. Барлық (5), (6) және (7) регрессия коэффициенттері статистикалық маңызды, сондықтан кодталған айнымалысы бар регрессия теңдеуі келесідей болады:

У = 1,2725 + 0,009Х1 + 0,0155Х2 +0,01225Х3 + 0,011Х1Х2 +

+ 0,01425Х1Х3 + 0,01225Х2Х3 – 0,01225Х1Х2Х3.       			      (3.22)

(11) теңдеуімен берілген модельдің адекваттылық гипотезасын тексеру үшін адекваттылық дисперсиясын табамыз:

Sад2= n j=1N(Ӯj- Уj)2f= n j=1N(Ӯj- Уj)2N-(k+1)	,			(3.23)

мұндағы: Уj-j-тәжірибесінің шарттары үшін модель бойынша есептелген оңтайландыру параметрінің мәні;

f – N – (k + 1)-ге тең еркіндік дәрежелерінің саны;

k – факторлардың саны;

Ӯj – j-тәжірибесіндегі оңтайландыру параметрінің орташа арифметикалық мәні.

Sад2= 3 ·0,0000068-(3+1)=4,5 · 10-6

Модельдің барабарлығын F – Фишердің критерийі бойынша тексереміз, оның есептік мәні формула бойынша есептеледі:

Fp= Sад2Sу2.					(3.24)

Fp= 4,5 · 10-61,4 · 10-5=0,321.

Fт – өлшемінің кестелік мәні 5% маңыздылық деңгейінде және 4 алымы мен 2 бөлгіш үшін еркіндік дәрежелерінің сандарында 6,9 құрайды. Осылайша, Fp < Fт, сондықтан модель барабар болып саналады.

Табиғи түрде (11) теңдеу түрді алады

П = 2,012 – 7,235 Кс - 1,834 Кк – 6С + 9,7 Кс Кк + 3,92 Кс С + 15,5 Кс С – 19,6 Кс Кк С                                                                                            (12)

Регрессия теңдеуін (12) талдау барлық кіріс факторларының оң екендігін және олардың ішінде оңтайлы параметрге ең үлкен әсер ететіндігін көрсетеді П -тоқыма материалдарын бактерицидтік өңдеуге арналған ерітіндінің тығыздығы С – КMK ауыстыру коэффициентіне әсер етеді.

3.9 Бактерияға қарсы тоқыма материалдарын бактерицидтік өңдеу процесінің оңтайлы параметрлерін анықтау

Антибактериалды тоқыма материалдарын бактерицидтік өңдеу процесінің оңтайлы параметрлері тік көтерілу әдісімен анықталады. Белгілі болғандай [2], максималды әсер тік көтерілу әдісі сызықтық модель жеткілікті болған жағдайда береді, өйткені ол бірінші дәрежелі теңдеудің жауап бетінің бір бөлігін жергілікті сипаттауға және сызықтық жуықтау градиенті бағытындағы кейінгі қозғалысқа негізделген. Осылайша, эксперименттің минималды шығындарымен пайдалы ақпаратты алудың ең жақсы әдістерінің бірі экстремумды табудың ең ұтымды әдістерінің бірімен үйлеседі. Тік көтерілуді есептеу үшін регрессия теңдеуін қолданамыз (11).

Кесте 3.16 - Тік көтерілуді есептеу

| Аталуы | Х1 | Х2 | Х3 | У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Негізгі деңгей | 0,15 | 0,5 | 0,45 | - |
| Коэффициент bi | 0,009 | 0,0155 | 0,0258 | - |
| Түрлену интервал Ɛi | 0,05 | 0,25 | 0,05 | - |
| bi x Ɛi | 0,00045 | 0,0039 | 0,0225 | - |
| Қадам Δi | 0,0058 | 0,05 | 0,0166 | - |
| Дөңгелектелген қадам | 0,006 | 0,05 | 0,02 | - |
| Ойдағы тәжірибе | 0,156 | 0,55 | 0,47 | - |
| Ол да | 0,162 | 0,60 | 0,49 | - |
| Іске асырылған тәжірибе 9 | 0,168 | 0,65 | 0,51 | 1,327 |
| Ойдағы тәжірибе | 0,176 | 0,70 | 0,53 | - |
| Іске асырылған тәжірибе 10 | 0,180 | 0,75 | 0,55 | 1,355 |
| Іске асырылған тәжірибе 11 | 0,186 | 0,80 | 0,57 | 1,351 |

Бокс-Уилсон әдісі бойынша тік көтерілу нөлдік нүктеден басталады (негізгі деңгейлер): Х1 = 0,15; Х2 = 0,5; Х3 = 0,45. X2 факторы үшін қозғалыс қадамы Δ2 = 0,05 болып қабылданады. Қозғалыс қадамы бір фактор үшін таңдалады, ал қалғандары үшін ол өрнек бойынша есептеледі:

Δi=Δe bi   Ɛi be  Ɛi e ,	  		 			(3.25)

мұндағы: Δe – факторлар үшін таңдалған қозғалыс қадамы;

Δi – i – фактор қозғалысының қадамы;

bi, be – i – інші және e – нші факторларының регрессия коэффициенті;

Ɛi, Ɛe – i – інші және e – нші факторларының өзгеру аралықтары.

Δi=Δe b1   Ɛ1 b2  Ɛ2 =0,05 0,009 • 0,050,0155 • 0,25 =0,0058.

Δ3=Δ2 b3   Ɛ3 b2   Ɛ2 =0,05 0,0258 • 0,050,0155 • 0,25 =0,0166.

Кесте 3.16  көрініп тұрғандай, оңтайландыру параметрінің ең жақсы нәтижесі 10 тәжірибеде алынды. Осылайша, тоқыма материалдарын бактерицидтік өңдеудің оңтайлы жағдайларын анықтау үшін 11 тәжірибе қажет болды.

Күміс концентрациясы Кс = 0,2%; КМК концентрациясы Кк= 0,75%; КМК-дің алмастыру дәрежесі – С = 0,5% компоненттерден тұратын ерітінді өңдеудің оңтайлы жағдайлары болып табылады.

3-ші тарау бойынша қорытындылар

NaКМК ерітіндісімен өңделген бақылау материалы тесттіленетін штаммдарға антимикробты әсер етпейтіндігі анықталып, құрамында NaКМК және күміс нанобөлшектері бар бактерияға қарсы композициялық ерітінді тесттіленетін штамдарға қарсы жоғары антимикробтық белсенділікке ие екендігі келтірілді.

СЭМ нәтижелері AgCMS нанокомпозициялық құрамымен боялған трикотаж матаны өңдеу, негізінен өлшемі шамамен 40-100 нм болатын AgCMS-тің нәтижелі бекітілуін көрсететін, матаның бетінде Ag бөлшектерінің біркелкі таралуына әкелетінін көрсетті. Боялған және боялмаған маталар үшін керемет микробқа қарсы белсенділікке дербес қол жеткізілді. Антибактериялы белсенділіктің жоғарылауына модификациялаушы нанокомпозиттің концентрациясы әсер етеді, Ag құрамының 0,4%-ға жоғарылауымен модификацияланған трикотаж маталардың бактерияға қарсы белсенділігінің жоғарылауы байқалады. Бактерицидтік қасиеттер беру үшін шұлық бұйымының санитарлық-гигиеналық өнімдерді өңдеуге, күміс нанобөлшектері мен CMS негізінде әзірленген композицияны өндіріске енгізуге ұсынуға мүмкіндік беретін, композиция құрамында табиғи компоненттер барын атап өту керек.

Өндіріс процесінде пайда болатын қалдық суларды тазарту үшін қосымша шығындарды қажет етпейтін, өндірістің бұл әдісі материалға күміс нанобөлшектердің ерітіндісін аэрозольді бүріккендіктен экологиялық таза болатындығы нақтыланды. Күміс нанобөлшектермен негізделіп, санитарлық-гигиеналық бағыттағы өнімдерге арналған, жаңа бактерияға қарсы биологиялық ыдырайтын композицияны ұсынуға мүмкіндік беретін, композиция құрамында адам терісіне тітіркендіргіш әсер етпейтін, табиғи экологиялық таза компоненттер кіретіндігі көрсетілді.

Көпретті пайдалануға болатын материалдардың бактерияға қарсы қасиеттерінің тұрақтылығы түстердің өзгермейтіндігімен және оларды бірнеше рет жуғаннан кейін де бактериостатикалық қасиеттердің болуымен дәлелденді. AgCMS нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген боялған трикотаж маталардың жууға төзімділігін зерттеу жуғыш ерітіндіде оныншы жуудан кейін ғана аздап төмендейтін микробқа қарсы белсенділіктің жеткілікті жоғары сақталуын және түсінің өзгермейтіндігін көрсетті.

4 ТРИКОТАЖ ШҰЛЫҚ БҰЙЫМДАРЫ МЕН БЕЙМАТА ТОҚЫМА МАТЕРИАЛДАРЫН КҮМІС ПЕН КАРБОКСИМЕТИЛКРАХМАЛДЫҢ НАНОКОМПОЗИЦИЯСЫМЕН БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ

Экспериментальды алынған нәтижелер негізінде бактериостатикалық және бактерияға қарсы қасиеттері бар материалдар мен бұйымдарды алуға мүмкіндік беретін трикотаж және беймата материалдар мен бұйымдарды модификациялау процесінің технологиялық схемасы жасалды. Күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициялық ерітіндісін алуға арналған жабдықтың құрамы, нанокомпозициялық құраммен әзірленген трикотаж және беймата материалдар  мен бұйымдарды өңдеу бойынша жабдықтың құрамы, сондай-ақ модификацияланған бактерияға қарсы материалдар мен бұйымдарды УК сәулелендіру және кептіру бойынша ұсынымдар ұсынылды.

Күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициялық ерітіндісін алу технологиясын әзірлеу. Күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициялық ерітіндісін тәжірибелік-зертханалық алу үшін BANDELIN «SONOPULS HD 3400» ультрадыбыстық гомогенизаторы ұсынылады.

Зертханаларда және тәжірибелік қондырғыларда зерттеу мақсаттарын шешуге арналған жоғары технологиялық ультрадыбыстық гомогенизатор.

100-ден 2000 мл-ге дейінгі көлемге арналған SONOPULS HD 3400 жабдық жиынтығы GM 3400 генераторынан, В3400 күшейткішінен, UW 3400 ультрадыбыстық түрлендіргішінен, стандартты SH 255 G мүйізінен және диаметрі 25 мм жалпақ зондтан тұрады.

SONOPULS HD 3200 ультрадыбыстық гомогенизаторларының техникалық сипаттамалары:

Үлгінің көлемі 1-2500 мл.

Амплитудасын бақылау 10-100%.

Ультрадыбыстық қуатты бақылау (ЖЖ қуаты).

Пульсация ON циклдар 0,1/0,2-600 сек OFF циклдар 0,2/0,3-600 сек.

Уақыт режимдері 9 сағат 59 мин 59 сек үздіксіз немесе уақыт бойынша есептелген.

0-1200С температураны бақылау, ескерту сигналы немесе балама өшіру.

Пайдаланушы бағдарламалары 9, WINPULS 99 бағдарламалық жасақтамасы бар.

Инфрақызыл адаптері бар RS 232 көмегімен ПК көмегімен ультрадыбыстық гомогенизаторды қашықтан басқаруға болады.

Жұмыс жиілігі 20 кГц.

Жж генераторының өлшемі GM 3400 324×230×131 мм.

- күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициялық ерітіндісін тәжірибелік-өнеркәсіптік және өнеркәсіптік алу үшін MAXWELL диспергаторы ұсынылады.

MAXWELL өнеркәсіптік жоғары жылдамдықты диспергаторының техникалық сипаттамалары:

- 100-ден 2000 литрге дейінгі партияларды өндіруге арналған;

- екі тәуелсіз араластыру тобы: жоғары жылдамдықты диспергатор және төмен жылдамдықты якорьді араластырғыш;

- жиілік түрлендіргішімен жұмыс істеу кезінде жылдамдықты біркелкі реттеу;

- араластырғыш пышақтардың әртүрлі түрлері: кескіш «араның тісі», импеллер, пропеллер және т.б.;

- жалпы өнеркәсіптік немесе жарылысқа қауіпсіз орындалудағы басқару пульті;

- түймені басқару / PLC және сенсорлық экранды басқару;

- тотықтанбайтын болат: SUS304 және SUS316L;

- жылыту әдісі: электр / бу;

- салқындатқыш: су / бу;

- салқындату жүйесі: салқындатқыш су.

Құрамында күміс нанобөлшектері мен КМК бар сулы композициялық ерітіндіні алу үшін судың есептелген мөлшері қондырғы ыдысына құйылады, NaКМК есептелген мөлшері қосылады және араластырғышпен 10 минут араластырылады, содан кейін осы ерітіндіге күміс нитраты ерітіндісінің алдын ала дайындалған белгілі бір концентрациясы қосылады және 15-20 минут ішінде біртекті ерітінді алынғанша араластыруды жалғастырады. Бұдан әрі алынған AgКМК ерітіндісі 15 минут ішінде ультрадыбыстық диспергирлеуге ұшырайды. Дайын нанокомпозициялық ерітінді трикотаж жаймалар мен бұйымдарды, сондай-ақ беймата материалдарды бактерияға қарсы модификациялау сатысына беріледі.

4.1 Шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарының талшықтарына микробқа қарсы кешенді қосу тәсілін әзірлеу

Бактерияға қарсы трикотаж және беймата материалдар мен бұйымдарды алу үшін жүргізілген эксперименттік зерттеулердің нәтижелері бойынша күміс нанобөлшектері мен КМК-дан әзірленген ерітіндісінің негізінде препаратпен аэрозольдік модификацияны қолданудың орындылығы дәлелденді.

Сіңдіру үшін композициялық ерітіндіні трикотаж матасына және олардың физикалық-механикалық, пайдалану және эстетикалық қасиеттері сақталатын бұйымдарға аэрозольдік жағу жүзеге асырылады. Аэрозольді бүрку тиімді әдіс болып табылады, ол өңделген материалдың бетін күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициялық ерітіндісімен (НКЕ) біркелкі жабуға мүмкіндік береді.

Аэрозольдарды алу үшін ауа бүріккіштерін қолданамыз. AgКМК нанокомпозициялық ерітіндісінің ауаны шашыратуы ауалық головкасының сақиналық саңылауынан кіретін сығылған ауа ағынының материалдық сопланың головкасының ішіне соосно орналастырылған тесіктен ағып жатқан нанокомпозициялық ерітіндінің ағынына әсер етуі нәтижесінде жүзеге асырылады. Бүрку кезінде сығылған ауа головканың сақиналы саңылауынан жоғары жылдамдықпен (450 м/с дейін) ағып кетеді, ал НКЕ ағынының жылдамдығы шамалы болады.

Салыстырмалы жылдамдық жоғары болған кезде ауа ағындары мен шашыратылған НКЕ арасында үйкеліс пайда болады, нәтижесінде ерітіндінің ағыны бір жағынан бекітілгендей жұқа жеке ағындарға созылып, нәтижесінде пайда болатын тербелістер нәтижесінде көптеген полидисперсті аэрозольдерге бөлінеді. Бүрку процесінде полидисперсті аэрозольдердің қозғалмалы массасы пайда болады. Трикотаж материалының өңделетін бетіне жеткенде, аэрозоль оған төселіп, біркелкі таралады.

НКЕ-сін ауамен бүрку үшін сығылған ауа қысымы 0,2–0,6 МПа (2-6 атм) қолданылады. НКЕ аэрозольінің дисперстілігі бүркуге сығылған ауаның қысымына, ауа ағынының НКЕ ағынына қатынасына, НКЕ физикалық қасиеттеріне байланысты болады. НКР аэрозольінің оңтайлы дисперстілігі 30-60 мкм-ді құрайды.

Бүрку әдісінің артықшылықтарына келесілер жатады:

- әдістің әмбебаптығы, яғни оны кез-келген өндірістік жағдайда әр түрлі өнімділікпен, жеке трикотаждарды аз мөлшерде қолмен өңдеу кезінде де, толықтай автоматтандырылған өндірістік желілерде НКЕ-сін пайдалану кезінде де қолдану мүмкіндігі;

- Бүрку жабдығының оның жұмысының сенімділігінің жоғары дәрежесімен қатар, құрылысы мен қызмет көрсетуінің қарапайымдылығы;

- оның салыстырмалы түрде төмен құны; НКЕ-нің ең аз көлемінде де қолдану мүмкіндігі; әртүрлі көлемдегі және конфигурациядағы өнеркәсіптік бұйымдарды өңдеу мүмкіндігі.

Күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициялық ерітіндісін тәжірибелік-зертханалық шашырату үшін STORM әмбебап аэрозоль генераторы ұсынылады.

STORM (Шторм) әмбебап аэрозоль генераторы үш бүріккішке ие болады. Шағын және орта аудандарды кәсіби өңдеу үшін өте жақсы болып саналады. Қуатты қозғалтқыштың арқасында STORM аэрозоль генераторы 5-тен 50 микронға дейінгі тұман бөлшектерін шығара алады.

Техникалық сипаттамалары:

- қуат көзі 220V 50Hz

- қозғалтқыш қуаты 1,1 Вт.

- резервуардың сыйымдылығы 4 л.

- өндірілген бөлшектер 5-50 микрон.

Күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициялық ерітіндісін тәжірибелік-өнеркәсіптік және өнеркәсіптік шашырату үшін центрдентепкіш аэрозоль генераторы - ЦАГ ұсынылады.

Ортадан тепкіш аэрозоль генераторының артықшылығы – химиялық заттардың сулы ерітінділері арнайы генераторлардың көмегімен тұман тәрізді күйге – бөлшектердің мөлшері 5-50 мкм аэрозольге шашыратылады.

Техникалық сипаттамалары:

- желдеткіш қозғалтқышының қуаты - 1,1 кВт;

- бөлшектердің мөлшері 5-50 мкм;

- өнімділігі 20-дан 120 л/сағ дейін;

- кернеуі 220 V немесе 380 V;

- генератор қозғалтқышының қуаты-1,8 кВт.

Трикотаж бұйымдарына күміс пен КМК-дің нанокомпозициялық ерітіндісін сіңдіру келесідей жүзеге асырылады: мысалы, шұлықтар камераға салынып, клапанды ашады, содан кейін бүрку құрылғысының көмегімен антибактериялы ерітінді белгілі бір мөлшерде трикотажға аэрозольмен отырғызылады.

Бұл концентрациядағы антибактериялы препараттың ерітіндісімен жаймаларды сіңдіру қажетті бактерияға қарсы және бактериостатикалық қасиеттері бар тоқыма материалдарын алуға мүмкіндік береді.

Құрамында күмісі бар микробқа қарсы целлюлоза трикотаж материалын алу әдісінің шарттары және өңделген целлюлоза материалдарының сапалық көрсеткіштері сәйкесінше 4.1 және 4.2 кестелерде келтірілген.

Кесте 4.1 - Алу тәсілін жүзеге асыру шарттары

| Тәжірибе нөмірі | Целлюлоза материал | Ерітіндідегі NaКМК концентрациясы, мас.% | Ерітіндідегі күміс тұзының концентрациясы, мас.% | Материалдағы күміс нанобөлшектерінің концентрациясы, мас.% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трикотаж | 0,400 | - | - |
| 2 | Трикотаж | 0,400 | 0,10 | 0,060 |
| 3 | Трикотаж | 0,400 | 0,25 | 0,150 |

Кесте 4.2 - Өңделген целлюлоза материалдарының сапалық көрсеткіштері

| Тәжірибе нөмірі | Дақылдың өсуін іркіліс жасау аймағы, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli М-17 | Staphylococcus aureus | Candida albicans |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | 4 | 5 |

4.1 және 4.2 суреттерге сәйкес КМК және Ag+КМК- ерітінділерімен өңделген, ультракүлгінмен сәулелендіру және кептіруден кейінгі трикотаж материалдарының фотосуреттері көрсетілген (4.1 сурет – өңдеуден кейінгі түсті трикотаж: а) КМК ерітіндісімен; б) NaKMK 0,4% ерітіндісінде, AgNO3 0,1% ерітіндісінде; в) NaKMK 0,4%, AgNO3 0,25% ерітіндісінде; 4.2 сурет - өңдеуден кейінгі ағартылған трикотаж: а) NaKMK 0,4% ерітіндісінде; б) NaKMK 0,4% ерітіндісінде, AgNO3 0,1% ерітіндісінде; в) NaKMK 0,4% ерітіндісінде, AgNO3 0,25% ерітіндісінде.

а					б				в

а - КМК ерітіндісімен; б - NaKMK 0,4% ерітіндісінде, AgNO3 0,1% ерітіндісінде; в - NaKMK 0,4%, AgNO3 0,25% ерітіндісінде

Сурет 4.1– КМК және Ag+КМК- ерітінділерімен өңделген түсті трикотаж материалдарының фотосуреттері

а					б				в

а - NaKMK 0,4% ерітіндісінде; б - NaKMK 0,4% ерітіндісінде, AgNO3 0,1% ерітіндісінде; в - NaKMK 0,4% ерітіндісінде, AgNO3 0,25% ерітіндісінде

Сурет 4.2 – КМК және Ag+КМК- ерітінділерімен өңделіп, ультракүлгінмен сәулелендіру және кептіруден кейінгі түсті трикотаж материалдарының фотосуреттері

Түсті трикотажды қолданғанда түс аздап өзгеретіндігін, ал ағартылған трикотажды қолданған кезде материал сұр түске ие болатындығын суреттерден көруге болады, демек ашық реңкі бар бактерияға қарсы тоқыма материалдарын өндіру үшін осы технологияны қолдануды шектей алуы мүмкін. Ұсынылған нәтижелер микробқа қарсы целлюлозалық трикотаж материалдардың грам-теріс E.coli (4...5 мм), грам оң St. aureus (4...6 мм) және Candida саңырауқұлақ дақылдарына (5...7 мм) қатысты микробка қарсы жоғарғы белсенділікке екендігін және санитарлық-гигиеналық және техникалық мақсаттағы бұйымдарды дайындауға жіберілетін целлюлоза материалдарына қойылатын талаптарға сәйкес келетіндігін көрсетеді [184].

[1,б.3] еңбегімізде 0,500–1,00 мас.%-дық тазартылған натрий карбоксиметилкрахмалын 99,2-98,9 мас.%-дық суда ерітіп, 0,0048-0,15 мас.%-дық күміс нанобөлшектерімен араластырып, 15 минут аралығында ультрадыбыспен дисперсияланып алынған биоыдыратылатын бактерицидтік композициямен целлюлоза матрицасын өңдеуге негізделген микробқа қарсы құрамында күмісі бар целлюлоза материалын алу тәсілі әзірленген. Микробқа қарсы құрамында күмісі бар целлюлоза материалын алудың осы тәсілдің шарттары және өңделген целлюлоза материалдарының сапалық көрсеткіштері, сәйкесінше, 4.3 және 4.4 кестелерде келтірілген.

Кесте 4.3 - Микробқа қарсы күмісі бар целлюлоза материалын алу тәсілінің шарттары

| Үлгінің реті | Целлюлоза материалы | Ерітіндідегі NaКМК концентрациясы, мас.%. | Ерітіндідегі күміс тұзының концентрациясы, мас.%. | Материалдағы күміс нанобөлшегінің концентрациясы, мас.% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трикотаж | 0,500 | 0,008 | 0,0048 |
| 2 | Трикотаж | 0,750 | 0,12 | 0,072 |
| 3 | Беймата | 1,00 | 0,25 | 0,150 |
| 4 | Трикотаж | 0,500 | 0,25 | 0,150 |
| 5 | Беймата | 1,00 | 0,008 | 0,0048 |
| 6 | Трикотаж | 0,500 | 0,12 | 0,072 |
| 7 түпүлгі | Беймата, аэрозолдық жағу | - | 0,05 | 0,03 |

Кесте 4.4 - Өңделген целлюлоза материалдарының сапалық көрсеткіштері

| Үлгінің реті | Трикотаж, беймата |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мәдени дақылдың өсімінің тоқтау аймағы, мм |  |  |
|  | Candida albicans | Escherichia coli М-17 | Staphylococcus aureus |
| 1 | 8 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 4 | 5 |
| 7 түпүлгі | 8 | 3 | 5 |

Кестеде келтірілген нәтижелер грам-теріс E.coli (3-6 мм), грам-оң St.saureus (3-6 мм) және Candida саңырауқұлақ мәдени дақылдарына (5-8 мм) қатысты микробқа қарсы жоғарғы белсенділікке ие целлюлоза материалын алуға мүмкіндік беретіндігін дәлелдейді. Целлюлоза матрицасына күміс нанобөлшектерін түсіру арқылы микробқа қарсы құрамында күмісі бар целлюлоза материалын алудың әзірленген тәсілі өндірістің тиімділігін, материалдың сапасын және тәсілдің экологиялық тазалығын арттыруға мүмкіндік береді.

4.2 Бактерияға қарсы өңдеуден кейін УК-сәулелендіру

Трикотаж және беймата материалдар мен бұйымдарды бактерияға қарсы өңдеуден кейін ультракүлгінмен сәулелендіру. Антибактериялы ерітіндімен өңделгеннен кейін трикотаж бұйымы «КРОНТ» қондырғысында УК-сәулеленуге ұшырайды. Ультракүлгін сәулелену көзі ретінде дәстүрлі төмен қысымды сынап лампаларының жаңа модификациясы - амальгам лампалары қолданылды. Амальгам шамдарының қуаты сол бірдей ПӘК (пайдалы әсер коэффициенті) мен ресурсында дәстүрлі сынап шамдарына қарағанда бірнеше есе жоғары (12000 сағаттан астам). Еркін сынапты төмен қысымды шамдағы амальгаммен алмастыру оны өндіру мен эксплуатациясында қауіпсіз етуге мүмкіндік берді.

УК-сәулеленуді бактерияға қарсы өңдеуден кейін трикотаж және беймата материалдар мен бұйымдарды кептіру. Трикотаж материалдарын кептіруді SWA801-100 өнеркәсіптік кептіру жабдығында жүзеге асыру ұсынылады. Бұл кептіру жабдығы орташа кептіру қарқындылығымен сипатталады (максималды сыйымдылығы 100 кг) және әртүрлі химиялық және бояғыш қосылыстармен сіңдірілгеннен кейін маталарды, жаймалар мен трикотаждарды кептіруге, сондай-ақ жууға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

- максималды сыйымдылығы - 100 кг;

- барабан өлшемі-1320×1100 мм;

- қозғалтқыш қуаты - 2,2 кВт;

- сору желдеткішінің қозғалтқыш қуаты - 2,2 кВт;

- бу қысымы - 0,4-0,6 МПа;

- қыздырудың электр қуаты - 39 кВт.

4.3 Трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарын күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен бактерияға қарсы өңдеудің технологиялық схемасын әзірлеу

4.3 суретке сәйкес эксперименттік деректердің нәтижелері бойынша УК өңдеуді қолданып, бактерияға қарсы трикотаж материалдарын алудың технологиялық схемасы жасалды.

Күміс пен КМК-дың нанокомпозициялық ерітіндісін дайындау BANDELIN «SONOPULS HD 3400» ультрадыбыстық гомогенизаторында немесе MAXWELL өнеркәсіптік жоғары жылдамдықты диспергаторында жүргізіледі.

Трикотаж және беймата материалдар мен бұйымдарды күмістің нанокомпозициялық ерітіндісімен сіңдіру STORM әмбебап аэрозольдік генераторының немесе ЦАГ центрифугалық аэрозольдық генераторының көмегімен нанокомпозициялық ерітіндінің белгілі бір мөлшері үлгілерінің бетіне аэрозольдық жағу әдісімен жүргізіледі.

Антибактериялы нанокомпозициялық ерітінді өндіру

Трикотаж материалын бактерияға қарсы ерітіндімен өңдеу

Модификацияланған трикотаж материалдарды УК-сәулелендіру

Модификацияланған трикотаж және беймата материалдар мен бұйымдарды кептіру

Сурет 4.3 - Бактерияға қарсы трикотаж материалдар мен бұйымдарды алудың технологиялық схемасы

Бактерияға қарсы ерітіндімен өңдегеннен кейін трикотаж жайма мен бұйым «КРОНТ» қондырғысында УК-сәулеленуге ұшырайды.

Бұдан әрі модификацияланған трикотаж және беймата материалдар мен бұйымдар SWA801-100 кептіру жабдығымен кептіріледі.

Нәтижесінде УК-сәулеленуді қолданып, трикотаж материалдары мен бұйымдарын күміс нанобөлшектерімен және КМК-мен модификациялаудың әзірленген әдісі бактерияға қарсы трикотаж материалдары мен материалдың үстіңгі қабатында тұрақты бекітілген күміс нанобөлшектері бар бұйымдарды алуға мүмкіндік береді.

4-ші тарау бойынша қорытындылар

Целлюлоза матрицасына күміс нанобөлшектерін түсіру арқылы микробқа қарсы құрамында күмісі бар целлюлоза материалын алудың әзірленген тәсілі өндірістің тиімділігін, материалдың сапасын және тәсілдің экологиялық тазалығын арттыруға мүмкіндік беретіндігі дәлелденді. Трикотаж және беймата материалдар мен бұйымдарды бактерияға қарсы өңдеуден кейін ультракүлгінмен сәулелендірудің және кептірудің ерекшеліктері көрсетілді. Трикотаж шұлық бұйымдары мен беймата тоқыма материалдарын күміс пен карбоксиметилкрахмалдың нанокомпозициясымен бактерияға қарсы өңдеудің технологиялық схемасы әзірленді.

ТҰЖЫРЫМ

Зерттеулер көрсеткендей, әзірленген композицияда натрий карбоксиметилкрахмал тұзын қолдану нанобөлшектерді жеткілікті мөлшерде үлестіріп, трикотаж матада күміс нанобөлшектердің тұрақты жүйелерін алуға мүмкіндік береді. Нанобөлшектердің тұрақтылығына NaKMK күміс бөлшектерімен байланысып, олардың айналасында агрегацияға кедергі келтіретін зарядталған қабық жасайды.

АgКМК-нің нанокомпозициялық ерітіндісімен өңделген целлюлозалық трикотаж материалдар Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus және грам-теріс Pseudomonas aeruginosa грам-оң грибоктар культураларына қарсы жоғары микробқа қарсы белсенділікке ие екендігі көрсетілген. Антибактериялы өңдеу кезінде бояудың колористикалық көрсеткіштерінің тұрақтылығы ұсынылған нанокомпозицияның тиімділігін дәлелдеді. Трикотаж маталардың түсінің өзгеруі Ag нанобөлшектерінің құрамына байланысты болады.

Әзірленген композициямен өңдеу трикотаж материалдың тұтынушылық және гигиеналық қасиеттеріне пайдалы әсер ететіні анықталды. Трикотаж маталардың гигиеналық қасиеттерін жақсартуды нанокомпозициялық ерітіндінің құрамында қолданылатын карбоксиметилкрахмал гигроскопиялық полимер екендігімен түсіндіруге болады. Трикотаж матаны дамыған композициямен өңдеу кезінде оның бетінде торлы полимерлі құрылымдар пайда болады, бұл зерттеу материалдарының гигиеналық сипаттамаларының жоғарылауына алып келеді.

Трикотаж материалдар тамаша бактерияға қарсы қасиеттері мен тамаша жууға төзімділігін көрсетеді. 10 жуу циклын ұстағаннан кейін, алынған маталар Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus және Pseudomonas aeruginosa грибок культураларына бактериялық төзімділіктің тамаша көрсеткіштерін көрсетті. Көпретті пайдалануға болатын трикотаж материалдарының микробқа қарсы қасиеттерінің тұрақтылығы түстердің өзгермейтіндігімен және оларды бірнеше рет жуғаннан кейін бактериостатикалық қасиеттердің болуымен дәлелденді.

Композиция құрамында бактерицидтік қасиеттер беру үшін санитарлық-гигиеналық өнімдер мен трикотаж материалдарын өңдеуге арналған күміс нанобөлшектер негізінде жасалған композицияны ұсынуға мүмкіндік беретін табиғи компоненттер барын атап өту керек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Пат. 33970 РК. Күміс құрамды антимикробты целлюлозалық материалды алу тәсілі / Бектурсунова А.К., Набиев Д. С., Ботабаев Н.Е., Калдыбаев Р.Т., Калдыбаева Г.Ю.; опубл. 01.11.19, Бюл. № 44. - 4 с.

2 Бектурсунова, А.К., Ботабаев Н.Е., Тоғатаев Т.У., Еркебай  Ғ.Н. Бактерияға қарсы қасиеттері бар талшықты материалдарды алу әдістері // ҚазҰТЗУ хабаршысы. - 2020. - Vol. 3, № 139. - P. 351-355.

3 Shanmugasundaram O.L. Application of nanotechnology to тextile finishing-A review // Textile Review. - 2009. - Vol. 11. - P. 135-139.

4 Kim T.-S., Cha J.-R., Gong M.-S. Facile Procedure for Producing Silver Nanocoated Cotton Gauze and Antibacterial Evaluation for Biomedical Applications // Fibers and Polymers. - 2017. - Vol. 18,  № 3. - P. 453-459.

5 Claudia W., Helmut M., Dirk H. Anwendungsbezogene Auslobung von antibakteriellen Textilien // Melliand Textilberichte. - 2008. - Vol. 89,  № 6. - P. 220-222.

6 Пат. RU2159601C1 РФ. Салфетка хлопчатобумажная и санитарно-гигиенический комплект на ее основе / Петров Г.Р., Ефимов В.Ф., Киселев В.Н.; опубл. 27.11.00, Бюл. № 12. - 7 с: ил.

7 Пат. RU2519662C1 РФ. Медицинская салфетка для наружного применения / Мельникова О.А., Петров А.Ю., Самкова И.А.; опубл. 20.06.14, Бюл. № 17. - 5 с.

8 Xu Q., Wu Y., Zhang Y., Fu F., Liu X. Durable Antibacterial Cotton Modified by Silver Nanoparticles and Chitosan Derivative Binder // Fibers and Polymers. -  2016. - Vol. 17,  № 11. - P. 1782-1789.

9 Trapeznikov A., Diankova T., Fjodorova N. Antimicrobial and antifungal finishing of cotton materials // V: XXIII IFATCC Congress CD-ROM. - Budapest, 2013. - P. 1-4.

10 Баранова О.Н. Разработка метода придания антисептических свойств целлюлозным текстильным полотнам бельевого ассортимента и оценка их качества:  дис. … канд. техн. наук: 05.19.01 / Московский государственный университет дизайна и технологии. - М., 2012. – 167 с.

11 Gu J., Yuan L., Zhang Z., Yang X., Luo J., Gui Z., Chen S. Non-leaching bactericidal cotton fabrics with well-preserved physical properties, no skin irritation and no toxicity // Cellulose. - 2018. - Vol. 25, № 9. - P. 5415-5426.

12 Пат. RU2383667C2 РФ. Чулочно-носочное изделие с антимикробными свойствами /  Резвов А.В.; опубл. 10.03.10, Бюл. № 7. - 10 с.

13 Кричевский Г.Е. Нано-, био-, химические технологии в производстве нового поколения волокон, текстиля и одежды. – М.: МГУ, 2011. – 528 с.

14 Дымникова Н.С., Ерохина Е.В. Наночастицы серебра для защиты целлюлозных материалов от биодеструкции // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (Smartex). - 2016. - № 1-1. - C. 107-110.

15 Пат. U9939 РБ. Текстильный бактерицидный материал /  Коган А.Г., Кохнюк В.Н., Станкевич Е.В., Поболь И.Л., Замостоцкий Е.Г., Сергеев В.Ю.; опубл. 28.02.14, Бюл. № 5. - 9 с.

16 Gulrajani M.L., Gupta D., Periyasamy S., Muthu S.G. Preparation and application of silver nanoparticles on silk for imparting antimicrobial properties // Journal of Applied Polymer Science. - 2008. - Vol. 108, № 1. - P. 614-623.

17 Пат. RU2385293C2 РФ. Способ получения наночастиц серебра / Золотухина Е.В., Кравченко Т.А., Пешков С.В.; опубл. 27.03.10, Бюл. № 4. - 5 с.

18 Парсаев А.А., Абхалимов Е.В., Якимова Е.Е., Ершов Б.Г. Получение наночастиц серебра в водных растворах, содержащих карбонат-ионы // Вестник МИТХТ им. М.Ломоносова. - 2010. - Т. 5, № 5. - С. 24-26.

19 Stevens D.L., Bisno A.L., Chambers H.F., Dellinger E.P., Goldstein E.J.C., Gorbach S.L., Hirschmann J.V., Kaplan S.L., Montoya J.G., Wade J.C. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the infectious diseases society of America // Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America. - 2014. - Vol. 59,  № 2. - P. 147-159.

20 Михиенкова А.И., Муха Ю.П. Наночастицы серебра: характеристика и стабильность антимикробного действия коллоидных растворов // Environment & health. - 2011. - Т. 1. - С. 55-59.

21 Ботабаев Н.Е., Бектурсунова, А.К., Еркебей Г.Е., Набиев Д.С. Роль полимеров и зеленных систем при синтезе наночастиц металлов и их применение в текстильной отрасли // Вестник КазНИТУ. - 2020. - Vol. 6,  № 142. - P. 717-730.

22 Chen J., Ouyang J., Kong J., Zhong W., Xing M.M. Photo-cross-linked and pH-sensitive biodegradable micelles for doxorubicin delivery // ACS applied materials & interfaces. - 2013. - Vol. 5, № 8. - P. 3108-3117.

23 Iravani S., Korbekandi H., Mirmohammadi S.V., Zolfaghari B. Synthesis of silver nanoparticles: chemical, physical and biological methods // Research in Pharmaceutical Sciences. - 2014. - Vol. 9,  № 6. - P. 385-406.

24 Montazer M., Harifi T. Nanofinishing of Textile Materials. – New York: Hardcover, 2018. – 352 p.

25 Помогайло А.Д. Металлополимерные нанокомпозиты с контролируемой молекулярной архитектурой // Российский химический журнал. - 2002. - Т. XLVI, № 5. - С. 64-73.

26 Маукенова А.Н., Султанова Ф., Таусарова Б.Р., Макажанова Х.Х. Разработка полимерной композиции для придания антимикробных свойств текстильным материалам // Наука, образование, молодежь: республиканская науч.-практ. конф. – Алматы, 2013. – С. 272-273.

27 Киселева А.Ю., Шушина И.А., Козлова О.В., Телегин Ф.Ю. Бактерицидные текстильные материалы на основе биологически активных препаратов и наносеребра // Известия высших учебных заведений. Серия Технология легкой промышленности. - 2011. - Т. 12, № 2. - С.110-112.

28 Cho H.I., Yi S., Hwang J.-S., Seo J.-H., Lee J.-S. Roles of zwitterionic charges in polymers on synthesis of Ag seeds with anisotropic growth properties // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. - 2020. - Vol. 89. - P. 166-174.

29 Wiley B., Sun Y.G., Mayers B., Xia Y.N. Shape-controlled synthesis of metal nanostructures: The case of silver // Chemistry-a European Journal. - 2005. - Vol. 11, № 2. - P. 454-463.

30 Evanoff D.D., Chumanov G. Size-controlled synthesis of nanoparticles. 2. Measurement of extinction, scattering, and absorption cross sections // Journal of Physical Chemistry B. - 2004. - Vol. 108, № 37. - P. 13957-13962.

31 Merga G., Wilson R., Lynn G., Milosavljevic B.H., Meisel D. Redox catalysis on “Naked” silver nanoparticles // Journal of Physical Chemistry C. - 2007. - Vol. 111, № 33. - P. 12220-12226.

32 Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. – М.: Химия, 2000. – 672 с.

33 Азаренков Н.А., Береснев В.М., Погребняк А.Д., Маликов Л.В., Турбин П.В. Наноматериалы,  нанопокрытия,  нанотехнологии. – Харьков: ХНУ им.В.Н.Каразина, 2009. – 209 с.

34 Тимошина Ю.А., Сергеева Е.А. Обзор современных методов получения текстильных материалов с антибактериальными свойствами // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - Т. 17, № 2. -  С. 94-97.

35 Xu S., Chen S., Zhang F., Jiao C., Song J., Chen Y., Lin H., Gotoh Y., Morikawa H. Preparation and controlled coating of hydroxyl-modified silver nanoparticles on silk fibers through intermolecular interaction-induced self-assembly // Materials & Design. - 2016. - Vol. 95. - P. 107-118.

36 Rac-Rumijowska O., Fiedot M., Karbownik I., Suchorska-Wozniak P., Teterycz H. Synthesis of silver nanoparticles in NMMO and their in situ doping into cellulose fibers // Cellulose. - 2017. - Vol. 24, № 3. - P. 1355-1370.

37 Ahmed H.B., El-Rafie M.h., Zahran M.K. Bactericidal Evaluation of Nano-coated Cotton Fabrics // American Journal of Nano Research and Applications. - 2015. - Vol. 3, № 6. - Р.105-112.

38 Bektursunova A.K., Botabayev N.E., Botabayev G.Ye., Baltabayev N.K. The Current State and Prospects for the Development of Antibacterial Finishing of Textile Materials // Industrial Technologies an Engineering (ICITE-2021): Proceeding VIII International Conference. – Shymkent, 2021. – Vol. II. – P. 195-197.

39 Ahmed H.B., Emam H.E. Layer by Layer Assembly of Nanosilver for High Performance Cotton Fabrics // Fibers and Polymers. - 2016. - Vol. 17, № 3. - P. 418-426.

40 Phan D.-N., Dorjjugder N., Khan M.Q., Saito Y., Taguchi G., Lee H., Mukai Y., Kim I.-S. Synthesis and attachment of silver and copper nanoparticles on cellulose nanofibers and comparative antibacterial study // Cellulose. - 2019. - Vol. 26, № 11. - P. 6629-6640.

41 Alshehri S.M., Almuqati T., Almuqati N., Al-Farraj E., Alhokbany N., Ahamad T. Chitosan based polymer matrix with silver nanoparticles decorated multiwalled carbon nanotubes for catalytic reduction of 4-nitrophenol // Carbohydrate Polymers. - 2016. - Vol. 151. - P. 135-143.

42 Silvestri D., Waclawek S., Venkateshaiah A., Krawczyk K., Sobel B., Padil V.V.T., Cernik M., Varma R.S. Synthesis of Ag nanoparticles by a chitosan-poly(3-hydroxybutyrate) polymer conjugate and their superb catalytic activity // Carbohydrate Polymers. - 2020. - Vol. 232. - P. 115806.

43 Zhang M., Peltier R., Zhang M., Lu H., Bian H., Li Y., Xu Z., Shen Y., Sun H., Wang Z. In situ reduction of silver nanoparticles on hybrid polydopamine-copper phosphate nanoflowers with enhanced antimicrobial activity // Journal of Materials Chemistry B. - 2017. - Vol. 5, № 27. - P. 5311-5317.

44 Raveendran P., Fu J., Wallen S.L. Completely “green” synthesis and stabilization of metal nanoparticles // Journal of the American Chemical Society. - 2003. - Vol. 125, № 46. - P. 13940-13941.

45 Vigneshwaran N., Nachane R.P., Balasubramanya R.H., Varadarajan P.V. A novel one-pot “green” synthesis of stable silver nanoparticles using soluble starch // Carbohydrate Research. - 2006. - Vol. 341, № 12. - P. 2012-2018.

46 El-Sheikh M.A. A Novel Photosynthesis of Carboxymethyl Starch-Stabilized Silver Nanoparticles // Scientific World Journal. - 2014. - Vol.2014. - Article ID 514563. - P.11.

47 Ishihara M., Nguyen V.Q., Mori Y., Nakamura S., Hattori H. Adsorption of Silver Nanoparticles onto Different Surface Structures of Chitin/Chitosan and Correlations with Antimicrobial Activities // International Journal of Molecular Sciences. - 2015. - Vol. 16, № 6. - P. 13973-13988.

48 Gao X., Wei L., Yan H., Xu B. Green synthesis and characteristic of core-shell structure silver/starch nanoparticles // Materials Letters. - 2011. - Vol. 65, № 19-20. - P. 2963-2965.

49 El-Rafie M.H., Ahmed H.B., Zahran M.K. Facile Precursor for Synthesis of Silver Nanoparticles Using Alkali Treated Maize Starch // International Scholarly Research Notices. - 2014. - Vol. 2014. - P. 702396.

50 El-Sheikh M.A., Ibrahim H.M. One Step Photopolymerization of N, N-Methylene Diacrylamide and Photocuring of Carboxymethyl Starch-Silver Nanoparticles onto Cotton Fabrics for Durable Antibacterial Finishing // International Journal of Carbohydrate Chemistry. - 2014. - Vol. 2014. - P. e380296.

51 El-Sheikh M.A. Synthesis of conductive elastic film and conductive fabric based on crosslinked carboxymethyl starch-AgNPs composite // TechConnect Briefs. - 2015. - Vol. 4, № 2015. - P. 55-59.

52 Kibeche A., Dionne A., Brion-Roby R., Gagnon C., Gagnon J. Simple and green technique for sequestration and concentration of silver nanoparticles by polysaccharides immobilized on glass beads in aqueous media // Chemistry Central Journal. - 2015. - Vol. 9. - P. 34.

53 Tummalapalli M., Deopura B.L., Alam M.S., Gupta B. Facile and green synthesis of silver nanoparticles using oxidized pectin // Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. - 2015. - Vol. 50. - P. 31-36.

54 Abdel-Halim E.S., Al-Deyab S.S. Utilization of hydroxypropyl cellulose for green and efficient synthesis of silver nanoparticles // Carbohydrate Polymers. - 2011. - Vol. 86, № 4. - P. 1615-1622.

55 Hussain M.A., Shah A., Jantan I., Shah M.R., Tahir M.N., Ahmad R., Bukhari S.N.A. Hydroxypropylcellulose as a novel green reservoir for the synthesis, stabilization, and storage of silver nanoparticles // International Journal of Nanomedicine. - 2015. - Vol. 10. - P. 2079-2088.

56 Буркитбай А., Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Рахимова С.М. Полимерная композиция для биоцидной отделки целлюлозного текстильного материала // Известия высших учебных заведений. Серия Технология текстильной промышленности. - 2015. - № 3 (357). - С. 67-71.

57 Irfan M., Perero S., Miola M., Maina G., Ferri A., Ferraris M., Balagna C. Antimicrobial functionalization of cotton fabric with silver nanoclusters/silica composite coating via RF co-sputtering technique // Cellulose. - 2017. - Vol. 24, № 5. - P. 2331-2345.

58 Park Y. New paradigm shift for the green synthesis of antibacterial silver nanoparticles utilizing plant extracts // Toxicological Research. - 2014. - Vol. 30, № 3. - P. 169-178.

59 Abolghasemi R., Haghighi M., Solgi M., Mobinikhaledi A. Rapid synthesis of ZnO nanoparticles by waste thyme (Thymus vulgaris L.) // International Journal of Environmental Science and Technology. - 2019. - Vol. 16, № 11. - P. 6985-6990.

60 Kazlagic A., Abud O.A., Cibo M., Hamidovic S., Borovac B., OmanoviC-Miklicanin E. Green synthesis of silver nanoparticles using apple extract and its antimicrobial properties // Health and Technology. - 2020. - Vol. 10, № 1. - P. 147-150.

61 Anisha B.S., Biswas R., Chennazhi K.P., Jayakumar R. Chitosan-hyaluronic acid/nano silver composite sponges for drug resistant bacteria infected diabetic wounds // International Journal of Biological Macromolecules. - 2013. - Vol. 62. - P. 310-320.

62 Shivaji S., Madhu S., Singh S. Extracellular synthesis of antibacterial silver nanoparticles using psychrophilic bacteria // Process Biochemistry. - 2011. - Vol. 46, № 9. - P. 1800-1807.

63 Sintubin L., De Windt W., Dick J., Mast J., van der Ha D., Verstraete W., Boon N. Lactic acid bacteria as reducing and capping agent for the fast and efficient production of silver nanoparticles // Applied Microbiology and Biotechnology. - 2009. - Vol. 84, № 4. - P. 741-749.

64 Ammar H.А.M., El-Desouky T.A. Green synthesis of nanosilver particles by Aspergillus terreus HA1N and Penicillium expansum HA2N and its antifungal activity against mycotoxigenic fungi // Journal of Applied Microbiology. - 2016. - Vol. 121, № 1. - P. 89-100.

65 Balaji D.S., Basavaraja S., Deshpande R., Mahesh D.B., Prabhakar B.K., Venkataraman A. Extracellular biosynthesis of functionalized silver nanoparticles by strains of Cladosporium cladosporioides fungus // Colloids and Surfaces B-Biointerfaces. - 2009. - Vol. 68, № 1. - P. 88-92.

66 Mourato A., Gadanho M., Lino A.R., Tenreiro R. Biosynthesis of crystalline silver and gold nanoparticles by extremophilic yeasts // Bioinorganic Chemistry and Applications. - 2011. - Vol. 2011. - P. 546074.

67 Sintubin L., Verstraete W., Boon N. Biologically produced nanosilver: Current state and future perspectives // Biotechnology and Bioengineering. - 2012. - Vol. 109,  № 10. - P. 2422-2436.

68 Jadhav A.C., Pandit P., Gayatri T.N., Chavan P.P., Jadhav N.C. Production of Green Composites from Various Sustainable Raw Materials // Green Composites: Sustainable Raw Materials: Textile Science and Clothing Technology. – Singapore: Springer, 2019. – P. 1-24.

69 Kale R.D., Jadhav N.C., Pal S. Fabrication of green composites based on rice bran oil and anhydride cross-linkers // Iranian Polymer Journal. - 2019. - Vol. 28, № 6. - P. 471-482.

70 Peiris M.K., Gunasekara C.P., Jayaweera P.M., Arachchi N.D.H., Fernando N. Biosynthesized silver nanoparticles: are they effective antimicrobials? // Memorias Do Instituto Oswaldo Cruz. - 2017. - Vol. 112,  № 8. - P. 537-543.

71 Krishna I.M., Reddy G.B., Veerabhadram G., Madhusudhan A. Eco-friendly green synthesis of silver nanoparticles using salmalia malabarica: synthesis, characterization, antimicrobial, and catalytic activity studies // Applied Nanoscience. - 2016. - Vol. 6,  № 5. - P. 681-689.

72 Kushwaha A., Singh V.K., Bhartariya J., Singh P., Yasmeen K. Isolation and identification of E.coli bacteria for the synthesis of silver nanoparticles: characterization of the particles and study of antibacterial activity // Eur J Exp Biol. - 2015. - Vol. 5, № 1. - P. 65-70.

73 Iravani S. Green synthesis of metal nanoparticles using plants // Green Chemistry. - 2011. - Vol. 13, № 10. - P. 2638-2650.

74 Yao P., Tao R., Wu H., Zhou J. Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Tea Polyphenols and Their Catalytic Activity in Degradation of Acid Red B // DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences. - 2017. - Vol. ICEPE. - P. 442-447.

75 Karatoprak G.S., Aydin G., Altinsoy B., Altinkaynak C., Kosar M., Ocsoy I. The Effect of Pelargonium endlicherianum Fenzl. root extracts on formation of nanoparticles and their antimicrobial activities // Enzyme and Microbial Technology. - 2017. - Vol. 97. - P. 21-26.

76 Emam H.E., El-Bisi M.K. Merely Ag nanoparticles using different cellulose fibers as removable reductant // Cellulose. - 2014. - Vol. 21, № 6. - P. 4219-4230.

77 Yu Z., He H., Liu J., Li Y., Lin X., Zhang C., Li M. Simultaneous dyeing and deposition of silver nanoparticles on cotton fabric through in situ green synthesis with black rice extract // Cellulose. - 2020. - Vol. 27, № 3. - P. 1829-1843

78 Velmurugan P., Shim J., Kim H., Lim J.-M., Kim S.A., Seo Y.-S., Kim J.-W., Kim K., Oh B.-T. Bio-functionalization of cotton, silk, and leather using different in-situ silver nanoparticle synthesis modules, and their antibacterial properties // Research on Chemical Intermediates. - 2020. - Vol. 46, № 2. - P. 999-1015.

79 Ahmed S., Ali W. Green nanomaterials: processing, properties, and applications. Green nanomaterials. – Singapore: Springer, 2020. – 346 p.

80 Pandit P., Gayatri T.N. Introduction to Green Nanomaterials. Green Nanomaterials: Processing, Properties, and Applications: Advanced Structured Materials. – Singapore: Springer, 2020. – 126 p.

81 Emam H.E., El-Hawary N.S., Ahmed H.B. Green technology for durable finishing of viscose fibers via self-formation of AuNPs // International Journal of Biological Macromolecules. - 2017. - Vol. 96. - P. 697-705.

82 Буланов А. Носки на здоровье: белье из антибактериальной ткани защитит от грибка. - URL: https: // iz.ru/876201/aleksandr-bulanov/noski-na-zdorove-bele-iz-antibakterialnoi-tkani-zashchitit-ot-gribka (дата обращения: 21.08.2022).

83 Ramachandran K., Francisca P., Auxilia A. Biosynthesis, Characterization and Antibacterial Effect of Plant-Mediated Silver Nanoparticles From Adenanthera Pavonina L. // Journal of Emerging Technologies and Innovative Research. - 2019. - Vol. 6, № 2. - P. 344-349.

84 Emam H.E. Generic strategies for functionalization of cellulosic textiles with metal salts // Cellulose. - 2019. - Vol. 26, № 3. - P. 1431-1447.

85 Aksit A., Camlibel N.O., Zeren E.T., Kutlu B. Development of antibacterial fabrics by treatment with Ag-doped TiO2 nanoparticles // Journal of the Textile Institute. - 2017. - Vol. 108, № 12. - P. 2046-2056.

86 Власов Р.В., Малышко В.В., Федосов С.Р., Шашков Д.И. Оптимизация физико-химических условий, используемых для получения наночастиц серебра // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-7. - C. 1397-1400.

87 Букина Ю.А., Сергеева Е.А. Препараты для придания волокнистым текстильным материалам антибактериальных свойств // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. - Vol. 16, № 17. - C. 163-165.

88 Malachová K., Praus P., Rybková Z., Kozák O. Antibacterial and antifungal activities of silver, copper and zinc montmorillonites // Applied Clay Science. - 2011. - Vol. 53. - P. 642-645.

89 Sre P.R.R., Reka M., Poovazhagi R., Kumar M.A., Murugesan K. Antibacterial and cytotoxic effect of biologically synthesized silver nanoparticles using aqueous root extract of Erythrina indica lam // Spectrochimica Acta Part a-Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - 2015. - Vol. 135. - P. 1137-1144.

90 Ramar M., Manikandan B., Raman T., Arunagirinathan K., Prabhu N.M., Basu M.J., Perumal M., Palanisamy S., Munusamy A. Biosynthesis of silver nanoparticles using ethanolic petals extract of Rosa indica and characterization of its antibacterial, anticancer and anti-inflammatory activities // Spectrochimica Acta Part a-Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - 2015. - Vol. 138. - P. 120-129.

91 Таусарова Б.Р., Кутжанова А.Ж., Сулейменова М.Ш., Маукенова А.Н. Антибактериальные Свойства наночастиц серебра: достижения и перспективы // Вестник Алматинского технологического университета. - 2014,  № 1. - P. 76-83.

92 Антонова М.В., Красина И.В., Илюшина С.В. Методы придания антибактериальных свойств текстильным волокнам: oбзор // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - T. 17, № 18. - C. 56-63.

93 Яманова Р.Р., Николаенко Г.Р. О применении наночастиц серебра в легкой промышленности // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. - T. 16, № 22. - С. 39-41.

94 Равилова А.Ф., Антонова М.В., Красина И.В. Влияние антибактериальной обработки хлопчатобумажных тканей на их гигиенические свойства // Вестник технологического университета. - 2017. - Т. 20, № 23. - С.46-47.

95 Равилова А.Ф., Антонова М.В., Красина И.В. Сравнение антибактериального действия различных препаратов на хлопчатобумажной ткани // Вестник технологического университета. - 2017. - Т. 20, № 20. - С. 74-76.

96 Syafiuddin A. Toward a comprehensive understanding of textiles functionalized with silver nanoparticles // Journal of the Chinese Chemical Society. - 2019. - Vol. 66, № 8. - P. 793-814.

97 Wei L., Lu J., Xu H., Patel A., Chen Z.-S., Chen G. Silver nanoparticles: synthesis, properties, and therapeutic applications // Drug Discovery Today. - 2015. - Vol. 20,  № 5. - P. 595-601

98 Roldan M.V., Pellegri N.S., de Sanctis O.A. Electrochemical method for Ag-PEG nanoparticles synthesis // Journal of Nanoparticles. - 2013,  Vol. 3-2013. - P. 524150-524150.

99 Sotiriou G.A., Teleki A., Camenzind A., Krumeich F., Meyer A., Panke S., Pratsinis S.E. Nanosilver on nanostructured silica: Antibacterial activity and Ag surface area // Chemical Engineering Journal. - 2011. - Vol. 170,  № 2-3. - P. 547-554.

100 Ge L., Li Q., Wang M., Ouyang J., Li X., Xing M.M.Q. Nanosilver particles in medical applications: synthesis, performance, and toxicity // International Journal of Nanomedicine. - 2014. - Vol. 9. - P. 2399-2407.

101 Shahid-ul-Islam, Butola B.S., Mohammad F. Silver nanomaterials as future colorants and potential antimicrobial agents for natural and synthetic textile materials // Rsc Advances. - 2016. - Vol. 6, № 50. - P. 44232-44247.

102 Asanithi P., Chaiyakun S., Limsuwan P. Growth of Silver Nanoparticles by DCMagnetron Sputtering // Journal of Nanomaterials. - 2012. - Vol. 2012. - P.963609.

103 Li G., He D., Qian Y., Guan B., Gao S., Cui Y., Yokoyama K., Wang L. Fungus-Mediated Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Aspergillus terreus // International Journal of Molecular Sciences. - 2012. - Vol. 13, № 1. - P. 466-476.

104 Mashwani Z.-R., Khan T., Khan M.A., Nadhman A. Synthesis in plants and plant extracts of silver nanoparticles with potent antimicrobial properties: current status and future prospects // Applied Microbiology and Biotechnology. - 2015. - Vol. 99,  № 23. - P. 9923-9934.

105 Tien D.-C., Liao C.-Y., Huang J.-C., Tseng K.-H., Lung J.-K., Tsung T.-T., Kao W.-S., Tsai T.-H., Cheng T.-W., Yu B.-S., Lin H.-M., Stobinski L. Novel Technique for Preparing a Nano-Silver Water Suspension by the Arc-Discharge Method // Reviews on Advanced Materials Science. - 2008. - Vol. 18, № 8. - P. 750-756.

106 Sataev M.S., Koshkarbaeva S.T., Tleuova A.B., Perni S., Aidarova S.B., Prokopovich P. Novel process for coating textile materials with silver to prepare antimicrobial fabrics // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects: Selected papers from the 26th European Colloid and Interface Society conference (26th ECIS 2012). - 2014. - Vol. 442. - P. 146-151.

107 Zahran M.K., Ahmed H.B., El-Rafie M.H. Surface modification of cotton fabrics for antibacterial application by coating with AgNPs-alginate composite // Carbohydrate Polymers. - 2014. - Vol. 108. - P. 145-152.

108 Пат. RU2598479C1 РФ. Способ получения серебросодержащих антибактериальных целлюлозосодержащих материалов / Телегин Ф.Ю., Козлова О.В., Пряжникова В.Г.; опубл. 27.09.16, Бюл. № 27. - 9 с: ил.

109 Сисенова А.М., Таусарова Б.Р. Модификация целлюлозных материалов наночастицами серебра с применением золь-гель технологии // Физикохимия процессов переработки полимеров: 6 Всеросс. науч. конф. – Иваново, 2016. – С. 161.

110 Balamurugan M., Saravanan S., Soga T. Coating of green-synthesized silver nanoparticles on cotton fabric // Journal of Coatings Technology and Research. - 2017. - Vol. 14, № 3. - P. 735-745.

111 Wang C., Guo R., Lan J., Jiang S., Zhang Z. Microwave-assisted synthesis of silver/reduced graphene oxide on cotton fabric // Cellulose. - 2017. - Vol. 24, № 9. - P. 4045-4055.

112 Velasco E., Baldovino-Medrano V.G., Gaigneaux E.M., Giraldo S.A. Development of an Efficient Strategy for Coating TiO2 on Polyester–Cotton Fabrics for Bactericidal Applications // Topics in Catalysis. - 2016. - Vol. 59, № 2-4. - P. 378-386.

113 Liu K.-G., Abbasi A.R., Azadbakht A., Hu M.-L., Morsali A. Deposition of silver nanoparticles on polyester fiber under ultrasound irradiations // Ultrasonics Sonochemistry. - 2017. - Vol. 34. - P. 13-18.

114 Xu S., Zhang F., Yao L., Zhu C., Morikawa H., Chen Y. Eco-friendly fabrication of antibacterial cotton fibers by the cooperative self-assembly of hyperbranched poly(amidoamine)- and hyperbranched poly(amine-ester)-functionalized silver nanoparticles // Cellulose. - 2017. - Vol. 24, № 3. - P. 1493-1509.

115 Lakshmanan A., Chakraborty S. Coating of silver nanoparticles on jute fibre by in situ synthesis // Cellulose. - 2017. - Vol. 24, № 3. - P. 1563-1577.

116 Milosevic M., Saponjic Z., Nunney T., Deeks C., Radoicic M., Mitric M., Radetic T., Radetic M. In situ photoreduction of Ag+-ions on the surface of titania nanotubes deposited on cotton and cotton/PET fabrics // Cellulose. - 2017. - Vol. 24, № 3. - P. 1597-1610.

117 Ru J., Qian X., Wang Y. Study on antibacterial finishing of cotton fabric with silver nanoparticles stabilized by nanoliposomes // Cellulose. - 2018. - Vol. 25, № 9. - P. 5443-5454.

118 Harifi T., Montazer M. In situ synthesis of iron oxide nanoparticles on polyester fabric utilizing color, magnetic, antibacterial and sono-Fenton catalytic properties // Journal of Materials Chemistry B. - 2014. - Vol. 2, № 3. - P. 272-282.

119 Becenen N., Altun Ö. Applications of TiO<SUB>2</SUB>, ZnO and Ag Nanomaterials to Denim Fabric // Journal of Nanoscience and Nanotechnology. - 2016. - Vol. 16, № 5. - P. 5359-5363.

120 Giesz P., Mackiewicz E., Nejman A., Celichowski G., Cieślak M. Investigation on functionalization of cotton and viscose fabrics with AgNWs // Cellulose. - 2017. - Vol. 24, № 1. - P. 409-422.

121 Pakdel E., Daoud W.A., Afrin T., Sun L., Wang X. Enhanced antimicrobial coating on cotton and its impact on UV protection and physical characteristics // Cellulose. - 2017. - Vol. 24, № 9. - P. 4003-4015.

122 Rehman A., Rehman A., Khalid W., Safdar F., Basit A., Maqsood H.S., Iqbal K., Ashraf M. Simultaneous dyeing and anti-bacterial finishing on 100% cotton fabric: process establishment and characterization // Cellulose. - 2018. - Vol. 25,  № 9. - P. 5405-5414.

123 Emam H.E., Zahran M.K. Ag(0) nanoparticles containing cotton fabric: Synthesis, characterization, color data and antibacterial action // International Journal of Biological Macromolecules. - 2015. - Vol. 75. - P. 106-114.

124 Shabbir M., Mohammad F. Multifunctional AgNPs@Wool: colored, UV-protective and antioxidant functional textiles // Applied Nanoscience. - 2018. - Vol. 8,  № 3. - P. 545-555.

125 Савинов В.С., Матрохин А.Ю. Наука - текстильному производству: новейшие отраслевые научные разработки в сфере технического текстиля и практический опыт их применения // Сборник докл. участников Второго междунар. науч.-практ. симп. – М., 2017. - С. 324.

126 Кобраков К.И., Ковальчукова О.В., Кузнецов Д.Н., Родионов В.И., Станкевич Г.С. Спектрофотометрическое изучение взаимодействия некоторых азокрасителей, содержащих хелатирующие группы, с ионами и наноразмерными частицами серебра // Известия высших учебных заведений. Серия Технология текстильной промышленности. - 2015. - № 3 (357). - С. 82-87.

127 Lazic V., Vodnik V., Nedeljkovic J., Saponjic Z., Jovancic P., Radetic M. Antibacterial and colorimetric evaluation of cotton fabrics dyed with direct dyes and loaded with Ag nanoparticles // Industria Textila. - 2013. - Vol. 64, № 2. - P. 89-97.

128 Kobrakov K.I., Zakuskin S.G., Zolina L.I., Stankevich G.S., Kuznetsov D.N., Rodionov V.I. Nanomodified textile materials with biocidal properties: Development and pilot testing of manufacturing technology // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. - 2017. - Vol. 51,  № 5. - P. 815-819.

129 Maryan A.S., Montazer M., Harifi T. Synthesis of nano silver on cellulosic denim fabric producing yellow colored garment with antibacterial properties // Carbohydrate Polymers. - 2015. - Vol. 115. - P. 568-574.

130 Maryan A.S., Montazer M., Harifi T. One step synthesis of silver nanoparticles and discoloration of blue cotton denim garment in alkali media // Journal of Polymer Research. - 2013. - Vol. 20, № 8. - P. 189.

131 Ahsan F.E., Montazer M., Amirshahi S.H., Afjeh M.G., Harifi T. Influence of Nano Colloidal Silver in Dyeing of Wool with Acid Blue 92: Isotherm Adsorption, Kinetic Studies and Dyed Wool Characterization // Journal of Natural Fibers. - 2016. - Vol. 13,  № 2. - P. 204-214.

132 Ramaiah G.B., Ari A.P. Evaluation of color strength (K/S) values of cotton fabrics dyed with reactive dye and treated with silver nanoparticles // Proceedings of the International Conference on Advanced Materials: ICAM 2019. – Kerala, 2019. – P. 020111.

133 Ahmed H.B., Emam H.E., Mashaly H.M., Rehan M. Nanosilver leverage on reactive dyeing of cellulose fibers: Color shading, color fastness and biocidal potentials // Carbohydrate Polymers. - 2018. - Vol. 186. - P. 310-320.

134 Mohan A., Suriyaprabha R., Prabhu M., Prabu P., Rajendran V. Nanosilver Enabled Reactive Dyes for Antimicrobial Medical Textiles // Journal of Nanomedicine and Nanotechnology. - 2017. - Vol. 2, № S1. - P. 1-8.

135 Zhang Z., Lv X., Chen Q., An J. Complex coloration and antibacterial functionalization of silk fabrics based on noble metal nanoparticles // Journal of Engineered Fibers and Fabrics. - 2019. - Vol. 14. - P. 1-8.

136 Emam H.E., Mowafi S., Mashaly H.M., Rehan M. Production of antibacterial colored viscose fibers using in situ prepared spherical Ag nanoparticles // Carbohydrate Polymers. - 2014. - Vol. 110. - P. 148-155.

137 Jafari N., Karimi L., Mirjalili M., Derakhshan S.J. Effect of Silver Particle Size on Color and Antibacterial Properties of Silk and Cotton Fabrics // Fibers and Polymers. - 2016. - Vol. 17, № 6. - P. 888-895.

138 Jafari-Kiyan A., Karimi L., Davodiroknabadi A. Producing colored cotton fabrics with functional properties by combining silver nanoparticles with nano titanium dioxide // Cellulose. - 2017. - Vol. 24, № 7. - P. 3083-3094.

139 Avazpour S., Karimi L., Zohoori S. Simultaneous coloration and functional finishing of cotton fabric using Ag/ZnO nanocomposite // Coloration Technology. - 2017. - Vol. 133, № 5. - P. 423-430.

140 Tang B., Wang J., Xu S., Afrin T., Xu W., Sun L., Wang X. Application of anisotropic silver nanoparticles: Multifunctionalization of wool fabric // Journal of Colloid and Interface Science. - 2011. - Vol. 356,  № 2. - P. 513-518.

141 Tang B., Li J., Hou X., Afrin T., Sun L., Wang X. Colorful and Antibacterial Silk Fiber from Anisotropic Silver Nanoparticles // Industrial & Engineering Chemistry Research. - 2013. - Vol. 52, № 12. - P. 4556-4563.

142 Tang B., Yao Y., Chen W., Chen X., Zou F., Wang X. Kinetics of dyeing natural protein fibers with silver nanoparticles // Dyes and Pigments. - 2018. - Vol. 148. - P. 224-235.

143 Tang B., Yao Y., Li J., Qin S., Zhu H., Kaur J., Chen W., Sun L., Wang X. Functional Application of Noble Metal Nanoparticles in Situ Synthesized on Ramie Fibers // Nanoscale Research Letters. - 2015. - Vol. 10. - P. 366.

144 Abou Elmaaty T., El-Nagare K., Raouf S., Abdelfattah K., El-Kadi S., Abdelaziz E. One-step green approach for functional printing and finishing of textiles using silver and gold NPs // Rsc Advances. - 2018. - Vol. 8, № 45. - P. 25546-25557.

145 Peng L., Guo R., Lan J., Jiang S., Wang X. Silver nanoparticle coating on cotton fabric modified with poly(diallyldimethylammonium chloride) // Materials Technology. - 2016. - Vol. 31, № 8. - P. 431-436.

146 Hasan K.M.F., Pervez M.N., Talukder M.E., Sultana M.Z., Mahmud S., Meraz M.M., Bansal V., Genyang C. A Novel Coloration of Polyester Fabric through Green Silver Nanoparticles (G-AgNPs@PET) // Nanomaterials. - 2019. - Vol. 9, № 4. - P. 569.

147 Shahid M., Zhou Y., Cheng X.-W., Zar M.S., Chen G., Tang R.-C. Ferulic acid promoted in-situ generation of AgNPs@silk as functional colorants // Journal of Cleaner Production. - 2018. - Vol. 176. - P. 736-744.

148 Mahmud S., Sultana M.Z., Pervez M.N., Habib M.A., Liu H.-H. Surface Functionalization of “Rajshahi Silk” Using Green Silver Nanoparticles // Fibers. - 2017. - Vol. 5, № 3. - P. 35.

149 Wu M., Ma B., Pan T., Chen S., Sun J. Silver-Nanoparticle-Colored Cotton Fabrics with Tunable Colors and Durable Antibacterial and Self-Healing Superhydrophobic Properties // Advanced Functional Materials. - 2016. - Vol. 26, № 4. - P. 569-576.

150 Rehan M., Mashaly H.M., Mowafi S., Abou El-Kheir A., Emam H.E. Multi-functional textile design using in-situ Ag NPs incorporation into natural fabric matrix // Dyes and Pigments. - 2015. - Vol. 118. - P. 9-17.

151 Торебаев Б.П., Болысбаев Д.С., Бектурсунова А.К., Ботабаев Н.Е., Коныспаева А.А., Рсмаханбетова Ш.Е. Штучные трикотажные изделия: краткая история возникновения и совершенствования, современное состояние // Известия высших учебных заведений. Серия Технология текстильной промышленности. - 2019, - № 1(379). - P. 274-278.

152 Колесников Н.В., Веселова И.В., Хозова Л.М. Антимикробные трикотажные полотна для высококомфортных бельевых и спортивных изделий // Текстильная промышленность. - 2010. - № 5. - C. 48-49.

153 Разуваев А.В. Современные гигиенические нормы и антимикробная отделка текстильных материалов // Текстильная промышленность. - 2010. - № 4. - C. 24-26.

154 Лепина А.В., Лукьянчикова И.Д., Лозинская Е.Ф. Изучение возможности создания антимикробных аппликаций на основе нетканых материалов и комплексов производных метронидазола // ОргХим-2016: Тезисы докл. кластера конф. по органической химии. – СПб, 2016. – С. 602-603.

155 Hohn G., Hofer D. Körperschweißgeruch durch antimikrobielle Textilien: Validierung einer neuen Prüfmethode // Melliand Textilberichte. - 2008. - Vol. 89, № 7-8. - P. 271-273.

156 Рахматуллина Э.Р., Галимзянова Р.Ю., Ахмадуллин Р.М., Мукменева Н.А., Хакимуллин Ю.Н. Влияние полихинона на свойства композиций медицинского назначения на основе полипропилена // Физикохимия процессов переработки полимеров 3 Всеросс. школа молодых ученых. – Иваново, 2016. – С. 169.

157 Sojka-Ledakowicz J., Chrusciel J.J., Kudzin M.H., Latwinska M., Kiwala M. Antimicrobial Functionalization of Textile Materials with Copper Silicate // Fibres & Textiles in Eastern Europe. - 2016. - Vol. 24, № 5. - P. 151-156.

158 Zhang W., Dai X., Zhou J., Zhu G. Antibacterial Bombyx Mod Silk Fabric Modified with Reactive Chitosan Quaternary Ammonium Salt and its Laundering Durability // Fibers and Polymers. - 2017. - Vol. 18, № 2. - P. 290-295

159 Истраткин В.А., Пророкова Н.П. Придание антимикробных свойств полипропиленовому нетканому полотну с помощью метода прямого газового фторирования // Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем: 10 Всеросс. школа-конф. молодых ученых. – Иваново, 2015. – С. 177-178.

160 Bhuiyan M.A.R., Hossain M.A., Zakaria M., Islam M.N., Uddin M.Z. Chitosan Coated Cotton Fiber: Physical and Antimicrobial Properties for Apparel Use // Journal of Polymers and the Environment. - 2017. - Vol. 25, № 2. - P. 334-342.

161 Адилова Н.Ф., Адилова М.А. Создание материалов для швейных изделий со свойствами защиты // Молодой ученый. - 2017. - № 2(136). - P. 73-75.

162 Сайфутдинова И.Ф., Курносова Д.Р., Хамматова В.В. Способ получения наномодифицированного текстильного материала для спецодежды // Вестник технологического университета. - 2017. - Т. 20, № 9. - С. 57-59.

163 Pat. US10058099B2 USA. Antimicrobial materials and methods / Whitten D.G., Schanze K. S., Ji E., Dascier D., Parthasarathy A.; publ. 28.08.18. - 50 p.

164 Дымникова Н.С., Ерохина Е.В., Морыганов А.П., Дьячин С.А. Новые подходы к пролонгированной антимикробной отделке целлюлозных материалов // Наука - текстильному производству: новейшие отраслевые научные разработки в сфере технического текстиля и практический опыт их применения: 2 междунар. науч.-практ. симпозиум. – М., 2017. – С. 131-136.

165 Жушман А.И. Модифицированные крахмалы: научная монография. – М.: Пищепромиздат, 2007. – 234 с.

166 Бектурсунова А.К., Ботабаев Н.Е., Тоғатаев Т.У., Еркебай  Ғ.Н. Бактерияға қарсы қасиеттері бар беймата талшықты материалдарының ассортименті және қолдану саласы // ҚазҰТЗУ хабаршысы. - 2020. - Vol. 1,  № 137. - P. 292-296.

167 Инструкция по пользованию. Computer color matching system operation and maintenance manual. - Korea industrial technology ODA, 2012.

168 Шашлов А.Б., Уарова Р.М., Чуркин А.В. Основы светотехники. – М.: МГУП, 2002. – 278 с.

169 Горбунова Е.В., Чертов А.Н. Типовые расчеты по колориметрии источников излучения. – СПб.: Университет ИТМО, 2014. – 89 с.

170 Домасев М., Гнатюк С. Цвет, управление цветом, цветовые расчеты и измерения. – СПб.: Питер, 2009. – 217 с.

171 Прохорова И.А., Чепелюк Е.В., Кобыльская М.С., Сумская О.П. Разработка методического подхода учета влияния структуры шерстяных тканей на интенсивность окрасок // Вестник Херсонского национального технического университета. - 2015. - № 1(52). - С. 110-116.

172 Бектурсунова, А.К., Ботабаев Н.Е., Aрипбаева А.Е. Получение текстильных материалов с антибактериальными свойствами // Вестник КазНИТУ. - 2018. - Т. 6. - С. 121-125.

173 Бектурсунова, А.К. Получение трикотажных материалов с антибактериальными свойствами // Узбекистан-Россия: Технология текстиля-2018: сб. тез. междунар. семинара. – Ташкент, 2018. – P. 41-43.

174 Bektursunova A., Botabayev N., Yerkebai G., Nabiev D. The improvement of bactericidal properties and change of colour characteristics of knitted materials at using nanosilver and carboxymethyl starch // Industria Textila. - 2022. - Vol. 73, № 1. - P. 19-26.

175 Пул Ч.П. Нанотехнологии. – М.: Техносфера, 2004. – 327 c.

176 Оксигенлер Б.Л., Тураева Н.Н., Юнусов Х.Э., Сарымсаков А.А., Рашидова С.Ш. Механизм влияния ультрафиолетового облучения на рост и свойства наночастиц серебра в полимерных растворах // Актуальные проблемы химии, физики и технологии полимеров: респуб. науч.-практ. конф. – Ташкент, 2009. – С. 82-85.

177 Сергеев Г.Б. Нанохимия. – М.: МГУ, 2003. – 288 с.

178 Yunusov K.E., Atakhanov A.A., Ashurov N.S., Sarymsakov A.A., Rashidova S.S. Physicochemical Studies of Cotton Cellulose and Its Derivatives Containing Silver Nanoparticles // Chemistry of Natural Compounds. - 2011. - Vol. 47, № 3. - P. 415-418.

179 Bektursunova A., Botabayev N., Yerkebay G., Nabiev D. Changes of color and antibacterial characteristics of knitted fabrics dyed with reactive dyes after treatment with a nanocomposition of silver and carboxymethyl starch // Textile Research Journal. - 2022. - Vol. 92, № 17-18. - P. 3120-3129.

180 Xia Y., Xiong Y., Lim B., Skrabalak S.E. Shape-Controlled Synthesis of Metal Nanocrystals: Simple Chemistry Meets Complex Physics? // Angewandte Chemie-International Edition. - 2009. - Vol. 48,  № 1. - P. 60-103.

181 Трусов Л.А. Новый метод покрытия тканей наночастицами серебра. - 2008. URL: http://www.nanometer.ru/2008/06/04/nanochastici_53086.html.

182 Бектурсунова, А.К. Чулочно-носочные изделия с бактерицидными свойствами на основе наносеребра и карбоксиметилкрахмала // Узбекистан-Россия: Технология текстиля-2018 Сборник тезисов международного семинара. – Ташкент, 2018. – P. 32-34.

183 Бектурсунова, А.К., Тогатаев Т.У., Еркебай Г.Н. Бактерицидные трикотажные материалы на основе наносеребра и карбоксиметилкрахмала // Инновационные технологии в отделке текстильных материалов и в бумажном производстве: сб. тез. междунар. науч.-практ. семинара, посв. 60-летнему юбилею кафедры Химическая технология. – Ташкент, 2019. – P. 8-9.

184 Бектурсунова А.К., Набиев Д.С., Ботабаев Н.Е. Трикотажные изделия с антибактериальными свойствами // Известия высших учебных заведений. Серия Технология текстильной промышленности. - 2019. - № 1 (379). - С. 196-200.

Қосымша А

Күміс нанобөлшектері мен карбоксиметилкрахмалдың натрий тұзы негізіндегі бактерияға қарсы композицияның тәжірибелік партиясын жасау актісі

Қосымша Б

Ерлер шұлықтарын микробқа қарсы өңдеуге арналған карбоксиметилкрахмалдың күміс нанобөлшектері мен натрий тұзы негізіндегі бактерицидтік композицияны өндірістік сынау туралы актісі

Қосымша В

«Шұлық және беймата тоқыма материалдарын бактерияға қарсы өңдеудің технологиясын жасау» тақырыбындағы диссертациясы бойынша орындалған ғылыми зерттеудің нәтижелерін оқу процесіне енгізу актісі

Қосымша Г

Полимерлік және басқа материалдардың, олардан жасалған бұйымдардың, химиялық заттар мен композициялардың үлгілерін зерттеу хаттамасы

(Трикотаж материалына)

Қосымша Д

«Шұлық және беймата тоқыма материалдарын бактерияға қарсы өңдеудің технологиясын жасау» тақырыбындағы диссертациясы бойынша орындалған ғылыми зерттеудің нәтижелерін оқу процесіне енгізу актісі

Қосымша Е

«Шұлық және беймата тоқыма материалдарын бактерияға қарсы өңдеудің технологиясын жасау» тақырыбындағы диссертациясы бойынша орындалған ғылыми зерттеудің нәтижелерін оқу процесіне енгізу актісі

Қосымша Ж

Полимерлік және басқа материалдардың, олардан жасалған бұйымдардың, химиялық заттар мен композициялардың үлгілерін зерттеу хаттамасы

(Спанлейс беймата жаймасына)

Қосымша З

\

Қосымша И