Алматы технологиялық университеті

ӘОЖ  614.7:664., 628.16.081:549.67.                                Қолжазба құқығында

ХАМЗИНА ЖУЛДУЗ БАЗАРАЛИЕВНА

Сүт өнімдері өндірістерінде сорбенттерді пайдаланып суды тазарту  технологиясын әзірлеу

6D073500-Тағам қауіпсіздігі

Философия докторы (PhD)

ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

|  | Отандық ғылыми кеңесші: |
| --- | --- |
|  | ҚР АШҒА академигі, т.ғ.д., профессор |
|  | Алимарданова М.К.; |
|  | Шетелдік ғылыми кеңесші: |
|  | а-ш.ғ.д., профессор |
|  | Белопухов С.Л. |
|  | Ресей мемлекеттік аграрлық университеті- |
|  | К.А.Тимирязев атындағы Мәскеу ауылшаруашылық академиясы, |
|  | Ресей Федерациясы |

Қазақстан Республикасы

Алматы 2022

|  | МАЗМҰНЫ |  |
| --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР..................................................... | 4 |
|  | АНЫҚТАМАЛАР.............................................................................. | 5 |
|  | БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР....................................... | 6 |
|  | КІРІСПЕ............................................................................................... | 8 |
| І | ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛГЕН СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ....................................... | 13 |
| 1.1 | Сүт және сүт өнімдерінің құрамы мен қауіпсіздігі. Қалпына келтірілген сүт....................................................................................... | 13 |
| 1.2 | Су қалпына келтірілген сүтті өңдеу өнімдерінің қауіпсіздік факторы ретінде................................................................................. | 19 |
| 1.3 | Судың сапасы, тамақ өндірісі кәсіпорындарына қойылатын талаптар................................................................................................. | 23 |
| 1.4 | Тағам өндірісінің технологиялық үдерістерінде суды өңдеу.......... | 29 |
| 1.5 | Цеолиттердің құрылымы мен қасиеттері, қолданылуы................... | 35 |
|  | 1-бөлім бойынша қорытынды ……………………………………… | 40 |
| 2 | ЭКСПЕРИМЕНТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ..................................................... | 41 |
| 2.1 | Эксперимент құрылымы...................................................................... | 41 |
| 2.2 | Зерттеу объектілерінің сипаттамасы.................................................. | 42 |
| 2.3 | Зерттеу әдістері.................................................................................... | 44 |
|  | 2-бөлім бойынша қорытынды …………………………………….. | 48 |
| 3 | ҚҰРҒАҚ СҮТТІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН СУДЫ ДАЙЫНДАУ ҮДЕРІСТЕРІНДЕ СОРБЕНТТЕРДІ ЗЕРТТЕУ............................................................. | 49 |
| 3.1 | Тағам өндірісі кәсіпорындары орналасқан елді-мекендердегі судың қауіпсіздігіне талдау жүргізу................................................. | 49 |
| 3.2 | Экологиялық таза су алуда пайдаланылатын Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерін зерттеу......................................................... | 57 |
| 3.3 | Цеолиттермен сулы ерітінділерден ауыр металдарды, кадмий мысалында адсорбциялық тепе-теңдігін зерттеу............................. | 65 |
| 3.4 | Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерінің табиғи және модификацияланған формасында динамикалық белсенділігін зерттеу............................................................................ | 68 |
| 3.5 | Үш баған жүйесіндегі суды тазарту үдерісінде Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерінің қоспасын пайдаланып ауыр металл иондарының сорбция көрсеткіштерін зерттеу.................................................................................................... | 79 |
| 3.6 | Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісін оңтайландыру үшін толық факторлық эксперимент (ТФЭ) бойынша қолайлы параметрлерді анықтау.................................................................................................. | 84 |
| 3.6.1 | Жүргізілген эксперимент жоспары бойынша математикалық модель құру........................................................................................... | 84 |
| 3.6.2 | Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен темір ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель I/1)................................................. | 86 |
| 3.6.3 | Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен темір ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель II/1)............................................... | 87 |
| 3.6.4 | Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен қорғасын ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель I/2)........................................ | 88 |
| 3.6.5 | Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен қорғасын ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель II/2)....................................... | 89 |
| 3.6.6 | Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен кадмий ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель I/3)........................................ | 89 |
| 3.6.7 | Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен кадмий ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель II/3)....................................... | 90 |
| 3.7 | «Matlab» компьютерлік бағдарламасын пайдалана отырып, кеңістікте жауап функцияларының (модельдер теңдеулерінің) тиісті геометриялық беттерін құру..................................................... | 91 |
| 3.8 | Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерін пайдаланумен ұсынылған тәсіл бойынша суды тазарту үдерісіне арналған техникалық үлгі..................................... | 95 |
| 3.8.1 | Шағын орта бизнес жағдайында Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттері негізінде үш сатылы сүзгіні әзірлеуге және пайдалануға ұсынылатын ресурстардың технологиялық есебі....................................................................................................... | 97 |
|  | 3-бөлім бойынша қорытынды ……………………………………… | 100 |
| 4 | ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ҰСЫНЫЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯ БОЙЫНША ТАЗАРТЫЛҒАН СУДА ДАЙЫНДАЛҒАН СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ... | 102 |
| 4.1 | Цеолиттермен өңделген суды пайдаланып, қалпына келтірілген сүттің сапасын зерттеу......................................................................... | 102 |
| 4.2 | Жұмсақ ірімшіктің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің технологиялық әдістері - қауіп факторларын талдау. Сыни бақылау нүктелерін анықтау................................................................ | 105 |
| 4.3 | Қалпына келтірілген сүттен өндірілген жұмсақ ірімшіктің технологиясын жетілдіру, сапасы мен қауіпсіздігін зерттеу............ | 130 |
| 4.4 | Қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнімнің технологиясын жетілдіру, сапасы мен қауіпсіздігін зерттеу........... | 141 |
|  | 4-бөлім бойынша қорытынды ……………………………………… | 142 |
|  | ҚОРЫТЫНДЫ................................................................................... | 144 |
|  | ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.............................. | 146 |
|  | ҚОСЫМШАЛАР .............................................................................. | 160 |

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Диссертацияда келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылды:

| МемСТ | 3624-92 Сүт және сүт өнімдері. Қышқылдықты анықтаудың титриметриялық әдістері. |
| --- | --- |
| МемСТ | 4151-72 Ауыз су. Жалпы кермектілікті анықтау әдісі. |
| МемСТ | 4245-72 Ауыз су. Хлоридтердің мөлшерін анықтау әдістері. |
| МемСТ | 5867-90 Сүт және сүт өнімдері. Майды анықтау әдістері. |
| ҚР СТ | ISO 8968-2-2014 Сүт және сүт өнімдері. Азоттың мөлшерін анықтау. Кьельдаль әдісі және шикі ақуыз деңгейін анықтау. |
| МемСТ | 9225-84 Сүт және сүт өнімдері. Микробиологиялық талдау әдістері. |
| МемСТ | 10444.15-94 Тамақ өнімдері. Мезофильді аэробты және факультативті - анаэробты микроорганизмдердің санын анықтау әдістері. |
| МемСТ | 18963-73 Ауыз су. Санитарлық-бактериологиялық талдау әдістері. |
| МемСТ | 30178-96 Шикізат және тамақ өнімдері. Уытты элементтерді анықтаудың атомдық-абсорбциялық әдісі. |
| МемСТ | 30347-2016 Сүт және сүт өнімдері. Staphylococcus aureus анықтау әдістері. |
| МемСТ | 30519-97 Тамақ өнімдері. Salmonella тектес бактерияларды анықтау әдісі. |
| МемСТ | 31747-2012 Тамақ өнімдері. Ішек таяқшалары тобындағы бактерияларды (колиформды бактериялар) табу және санын анықтау әдістері. |
| МемСТ | 31858-2012 Ауыз су. Хлорорганикалық пестицидтердің мөлшерін газ - сұйық хроматографиямен анықтау әдісі. |
| МемСТ | 31862-2012 Ауыз су. Сынама алу. |
| МемСТ | 31942-2012 (ISO 19458:2006) Су. Микробиологиялық талдау үшін сынама алу. |
| МемСТ | 32031-2012 Тамақ өнімдері. Listeria monocytogenes бактерияларын анықтау әдістері |
| МемСТ Р | 51309-99 Ауыз су. Атомдық спектрометрия әдістерімен элементтердің құрамын анықтау. |
| МемСТ | 54662-2011 Ірімшіктер және балқытылған ірімшіктер. Кьельдаль әдісімен ақуыздың массалық үлесін анықтау. |
| МемСТ Р | 54667-2011 Сүт және сүтті қайта өңдеу өнімдері. Қанттың массалық үлесін анықтау әдістері |
| МемСТ Р | 54760-2011 Құрамдас сүт өнімдері және сүт негізіндегі балалар тағамы өнімдері. Тиімділігі жоғары сұйық хроматография әдісімен моно-және дисахаридтердің массалық концентрациясын анықтау. |

АНЫҚТАМАЛАР

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар қолданылған:

Сорбент – қоршаған ортадан газды, буды немесе еріген заттарды іріктеп сіңіретін (сорбциялайтын) қатты денелер немесе сұйықтықтар.

Суды сорбциялық тазарту – қатты материалдардың кеуек көлеміне немесе бетіне заттардың сорбциялануы (концентрленуі).

Қалпына келтірілген сүт өнімдері – олардың негізгі өнімдері  құрғақ сүт, майсызданған құрғақ сүт, құрғақ кілегей, сарысу, майсу, сондай-ақ құрғақ сүт қышқылды сусындар және су  болатын барлық  өнімдер.

Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі – адамға және болашақ ұрпаққа зиянды әсермен байланысты жол берілмейтін қатердің болмауын куәландыратын тамақ өнімдерінің жай-күйі.

Тамақ өнімдері – адамның тамаққа тұтынуына арналған жануарлардан, өсімдіктерден, микробиологиялық, минералды, жасанды немесе биотехнологиялық табиғи өңделген немесе қайта өңделген түрдегі өнімдер, оның ішінде арнайы тамақ өнімдері, қапталған ауыз су (оның ішінде табиғи минералды су, купаждалған ауыз су, өңделген ауыз су, табиғи ауыз су, балалар тамағына арналған ауыз су, жасанды минералдандырылған ауыз су), алкогольді өнімдер (оның ішінде сыра және сыра негізіндегі сусындар), алкогольсіз сусындар, тағамға биологиялық белсенді қоспалар (ББҚ), сағыз, ұйытқылар және микроағзалардың бастапқы өсінділері, ашытқы, тағамдық қоспалар мен хош иістендіргіштер, сондай-ақ азық-түлік  (тамақ) шикізаттар.

Қалпына келтірілген сүт – тұтыну ыдысына өлшеніп салынған, концентрленген немесе қоюландырылған, құрғақ сүт өнімдері мен суды араластыру арқылы өндірілген  өнім немесе  сүт  өнімдерін өндіруге арналған шикізат.

Ауыз су – бастапқы күйдегі не өңдеуден кейінгі (шығу тегіне қарамастан (атмосфералық, жерүсті, жерасты және т.б.), ішуге және тамақ дайындауға, жарамды, адамның тұтынуына арналған және құрамында қант, тәттілендіргіштер, хош иістендіргіштер және басқа да тағамдық заттар болмайтын анион және катиондар ретінде қосылатын минералды тұздарды қоспағандағы су.

Өңделген ауыз су – әр түрлі су жинағыштардан алынған, кез-келген тәсілмен өңделген адамның тікелей пайдалануына арналған және құрамында табиғи минералды заттар немесе арнайы қосылған минералды заттар, сондай-ақ көміртегі диоксиді болуы мүмкін су.

Азық-түлік (тамақ) шикізаты – жануар, өсімдік, микробиологиялық, минералдық, жасанды немесе биотехнологиялық текті өнімдер және тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) үшін пайдаланылатын ауыз су.

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

ҚР – Қазақстан Республикасы

ЖШС –Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ҚРҒжЖБМ –Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі

ББҚ – беттік белсенді қоспалар

г – грамм

мг –миллиграмм

мкг - микгрограмм

л – литр

мл – миллилитр

нм – нанометр

т - тонна

МемСТ – Мемлекеттік стандарт

ЕАЭО – Еуразиялық экономикалық одақ

КО ТР –Кеден одағының техникалық регламенті

мг/дм3- миллиграмм/кубтық  дециметр

мг-экв/л – миллиграмм -эквивалент/литр

мкг/дм3- микрограмм-кубтық дециметр

АҚШ – Америка Құрама Штаттары

КЛТ – клиноптилолит

г-экв/м3- грамм-эквивалент/кубтық метр

КТБ – колония түзуші бірліктер

экв – эквивалент

мг/экв-дм3- милиграмм/эквивалент- кубтық дециметр

дм3/сағ- кубтық дециметр/сағат

мг/л – миллиграм/литр

см3/сағ. – куб сантиметр/сағат

мкм -микрометр

РҒА СБ – Ресей Ғылым академиясының Сібір бөлімі

ГМУ – Горький мемлекеттік университеті

ҒЗИ -Ғылыми зерттеу институты

См - сантиметр

кг/м3- килограмм/ кубтық метр

ТМД – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

млрд.т – миллиард тонна

млн.т – миллион тонна

н -  нормальды

қ.к.ш.  – қыздыру кезіндегі шығындар

РҚН – Радиациялық қауіпсіздік нормалары

ҚҚАС – құрғақ қаймағы алынбаған сүт

ҚМС – құрғақ майсыздандырылған сүт

БЭТ – Брунауэр- Эммет-Тэллер

ISO – (International Organization for Standardization) Халықаралық стандарттау жөніндегі ұйым

т/ж – табылған жоқ

МАжФАМС – мезофильді аэробты және факультативті анаэробты микроорганизмдердің саны

ІТТБ – ішек таяқшалары тобының бактериялары

ШРК – шекті рұқсат етілген концентрация

ммоль/г – миллимоль/грамм

РФА – рентегендік фазалық анализ

ДАС – динамикалық алмасу сыйымдылығы

Vб.– бағандық көлем

Vц- цеолит көлемі

МЖ – меншікті жүктеме

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (тәуекелдерді талдау және сыни бақылау нүктелері)

PRP – prerequisite programme (міндетті алдын-ала іс-шаралар бағдарламасы)

OPRP – operational prerequisite programme (міндетті алдын-ала іс-шаралардың өндірістік бағдарламасы)

СБН – сыни бақылау нүктелері

БН – бақылау нүктесі

ҚФ – қауіпті факторлар

СҚӨҚКӨ – сүтті қайта өңдеудің қалпына келтірілген өнімі

ҚМСҚ – құрғақ майсыз сүт қалдығы

КІРІСПЕ

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі таңда сапасы, тағамдық құнарлылығы және қауіпсіздігі бойынша заманауи талаптарға сай келетін әлеуметтік маңызы бар тағам өнімдерін өндіру Қазақстан Республикасының азық-түлік саласының маңызды міндеттерінің бірі. Жаппай тұтыну өнімдері үшін адам ағзасын азық-түліктің таптырмас факторларымен қамтамасыз ететін сапа және қауіпсіздік, оның ішінде сүт және сүт өнімдерінің қауіпсіздігі ең өзекті мәселелердің бірі.

Сүт және сүт өнімдері жоғары тағамдық және биологиялық құндылығына байланысты халық тамақтануында ерекше рөл атқарады. Алайда, тұрғындарды жаңа сауылған сүтпен біркелкі қамтамасыз ету, сүт тез бұзылғыш өнім болғандықтан қиындық тудырады, ал біздің елімізде сүтті өндіру маусымдық сипатқа ие. Қысқы-көктемгі кезеңде сиырлар жаппай бұзаулайтындықтан сүт–шикізат тапшылығы туындайды. Бірақ сүт өнімдерін өндіретін кәсіпорындарда маусымдылық салдарынан шығындарды өтей алмауы, тұтынушылар күннің  суық мезгілдерінде  сүт өнімдерінің тапшылығымен ұшырасуға  дайын болмауымен пара пар. Яғни, маусымаралық кезеңде халықты сүт өнімдерімен қамтамасыз етуде Қазақстанның сүт өнеркәсіптерінде құрғақ сүт пайдаланылады.

Қалпына келтірілген сүттің органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштеріне әсер ететін маңызды факторлардың бірі – пайдаланылған судың қауіпсіздігі, ал бұл өз кезегінде су сапасының мәселелерін зерттеу қажеттілігін тудырады.  Сүт өнімдерінің сапасына қойылатын қатаң талаптар суды  ластағыштардан тазарту тәсілдерін аса мұқияттылықпен  таңдау қажеттілігін талап етеді. Тағам өнеркәсіптерінде пайдаланылатын суды өңдеудің бірқатар  әдістері бар: физикалық әдістер (тұндыру, сүзу, түрлі сәулелендіру, ультрадыбысты әсер ету, магнит өрісімен әсер ету, электр өрісімен әсер ету); физико-химиялық әсер ету (сорбциялық үдерістер (адсорбция, физикалық сорбция, хемосорбция, ион алмасу және электродиализ); химиялық әдістер – химиялық реакциялардың жүруімен түрлі реагенттермен өңдеу (химиялық тұндыру, коагуляция, флокуляция, тотығу) [1]. Азық-түлік технологиясында ең тиімді  өңдеу сорбциялық тәсіл. Тағам  өнеркәсібі үшін адсорбенттер механикалық беріктік, жақсы сүзгіштік, физикалық-химиялық қасиеттері жоғары, гигиеналық қауіпсіз  және т. б. көптеген талаптарды қанағаттандыруы тиіс. Сүт өнеркәсібі үшін адсорбенттерді таңдау кезінде жоғарыда көрсетілген талаптар  басым болуы тиіс. Осыны ескере отырып,  ең қолайлысы табиғи текті  сорбенттер [2-4].

Азық-түлік, оның ішінде сүт өнеркәсібі талаптарын қанағаттандыратын адсорбенттер табиғи цеолиттер болып табылады. Көптеген тағамдық салалар үшін олардың бірегей технологиялық, адсорбциялық, гигиеналық қасиеттері дәлелденген. Сонымен бірге, табиғи цеолиттерді сыртқы және ішкі ауруларды емдеу үшін медицинада қолдану кеңінен таралған.

Бұл минералдарды пайдаланудың артықшылығы - салыстырмалы түрде арзан, өндіруге қол жетімділігі, Қазақстанда елеулі қорларының болуы және қалпына келтіру мен кәдеге жаратудың қарапайымдылығы, сонымен қатар  қасиеттерін жақсартудың барынша  мүмкіндіктерінің көп болуы.

Қазақстанда цеолиттердің ірі кен орындары Тайжүзген - Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы  және Шаңқанай - Алматы облысының Кербұлақ ауданы аумағында орналасқан.

И.Н. Пушминаның зерттеулерінде сүт өнеркәсібінде суды дайындау үшін сахаптин мен холин цеолиттерін қолдану гигиеналық қауіпсіздік көрсеткіштері жоғары қалпына келтірілген сүтті алуға мүмкіндік беретіндігі көрсетіледі.  Бұл табиғи цеолиттер химиялық құрамымен, технологиялық қасиеттерімен ерекшеленеді. Сондықтан, нақты сүт өнімдерін өндіру үшін сүт кәсіпорындары үдерістері  мен  су сапасына қойылатын талаптарды ескере отырып, Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерін қолданып су дайындау технологиясын жасау қажеттілігі туындайды. Шаңқанай цеолиті қалалық сумен жабдықтау жүйесінде суды тазарту үшін қолданылуда. Қазақстанда тағам  өнеркәсібі үшін мұндай зерттеулер  алғаш рет орындалуда.

Осылайша,  қауіпсіз  қалпына келтірілген сүт өнімдерін  алу өзекті мәселелердің бірі. Мұндай өнімнің негізгі шарты - оның экологиялық қауіпсіздігін және жоғары тағамдық, биологиялық құндылығын қамтамасыз ету болып табылады.

Диссертациялық жұмыс ҚР агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жж. арналған және ҚР 2001-2030 жылдарға арналған «Ауыз су» мемелекеттік бағдарламаларының  міндеттерін іске асыру шеңберіне сәйкес орындалған.

Зерттелу  мәселелерінің дәрежесі. Тағам өнеркәсібінде, шикізат пен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, ауыз судың сапасын жақсарту және цеолиттерді қолдану мәселелері отандық және шет елдік ғалымдардың Адрышев А.К., Васильянова Л.С., Лазарева Е.А., Алимарданова М.К., Какимов А.К., Wang S., Prasai P.T., Jiang N., Eberle S.,  Липатов Н.Н., Галстян А.Г., Краснова Т.А., Пушмина И.Н., Хорунжина С.И., Попова Н.В.,  Плотников Е.В және т.б. зерттеу жұмыстарында негізі қаланып, дамытылуда.

Жұмыстың мақсаты – сорбент ретінде табиғи цеолиттерді қолдана отырып, қалпына келтірілген сүт өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде пайдаланылатын суды адсорбциялық тазарту технологиясын әзірлеу.

Алға қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет:

- сүт кәсіпорындарының өндірістік цехтары орналасқан орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі суының қауіпсіздігін талдау;

- сорбциялық сыйымдылығын арттыру мақсатында цеолитті материалдар негізінде адсорбенттерді модификациялау тәсілдерін, табиғи және модификацияланған Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерінің құрамын, құрылымын, кеуектілігін, меншікті бетін зерттеу;

- статикалық  және жүйеде тепе-теңдік жағдайында  табиғи және модификацияланған Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерімен сулы ерітінділерден ауыр металдар иондарының  адсорбциясы үдерісін зерттеу;

- ауыр металдардың (Pb2+, Cd2+, Fe2+) сулы ерітінділерін табиғи және модификацияланған цеолиттермен адсорбциялау үдерісінің динамикасын модельдеу негізінде толық сорбция үдерісін қамтамасыз ету үшін суды тазартудың технологиялық режимдерін таңдау;

- толық факторлық экспериментті қолдана отырып, Тайжүзген және Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісін  оңтайландыру үшін қолайлы  параметрлерді жоспарлау, анықтау және үдерістің  математикалық модельдерін құру;

- қалпына келтірілген сүт өнімдерін өндіруде ауыр металл қосылыстарынан суды үш сатылы адсорбциялық тазартудың технологиялық үдерісін әзірлеу;

- дәстүрлі және ұсынылатын технология бойынша тазартылған суда қалпына келтірілген сүттен дайындалған өнімдердің сапасына және қауіпсіздігіне салыстырмалы зерттеу жүргізу.

Зерттеудің нысаны – сүт кәсіпорындарының өндірістік цехтары орналасқан (Жамбыл облысы, Меркі ауданы; Алматы облысы, Есік қаласы; Алматы қаласы, Әуезов ауданы; Алматы облысы, Қарасай ауданы) орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің ауыз суы, «Stella Alpina» ЖШС-нің  ауыз суы, минералды адсорбенттер (Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттері), сондай-ақ қалпына келтірілген сүт, қалпына келтірілген сүттен өндірілген өнімдер.

Зерттеу әдістемесі мен әдістері. Диссертациялық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу кезінде органолептикалық, физика-химиялық, микробиологиялық көрсеткіштерді анықтауда жалпы қабылданған, стандартты және түпнұсқа әдістер қолданылды. Ауыр металл қосылыстарынан суды үш сатылы адсорбциялық тазарту процесінің оңтайлы параметрлері STATISTICA 6.0, Ехсеl және MatLab қолданбалы бағдарламалар пакетін қолдану арқылы өңделді.

Ғылыми жаңалығы.

- алғаш рет сүт өнімдерін өндіруде суды дайындау үшін Қазақстанның Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттері сорбент ретінде негізделіп, іріктелді және сүт өнімдерін дайындауда пайдаланылатын судан ауыр металдарды осы табиғи және модификацияланған цеолиттермен сорбциялаудың динамикалық белсенділігі көрсетілді;

- детоксикация үдерісіне түрлі факторлардың: модельді ерітінділердің  концентрациясы, ерітіндінің Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттері  арқылы өту жылдамдығы, олардың бөлшектерінің түрлі фракцияларының  әсері анықталды;

- сүт өнімдері өндірісінде алғаш рет ауыр металдардан (Pb2+, Cd2+, Fe2+) Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының  отандық табиғи цеолиттерін пайдалануға негізделген суды үш сатылы адсорбциялық тазарту технологиясы әзірленіп, ауыз суға қойылатын қазіргі қолданыстағы талаптарға  сәйкестелінеді және қауіпсіздігін қамтамасыз етті;

- қалпына келтірілген сүт өнімдерін өндіруде шағын және орта бизнес өндірістері үшін Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерімен ауыр металл иондарынан суды үш бағанды адсорбциялық тазартудың жетілдірілген технологиялық схемасы ұсынылды;

- Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының  цеолиттерімен ұсынылған әдіс бойынша тазартылған сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілген өнімдердің қауіпсіздігі дәлелденді.

Жұмыстың негізділігі мен нақтылығы.

Бұл диссертациялық  жұмыста цеолитті материалдар негізінде арзан адсорбенттерді қолдану бірден бірнеше мәселені шешуге мүмкіндік береді: зиянды  компоненттерден суды тазарту, дайын сүт өнімдерінің сапасын арттыру, қоршаған ортаны қорғау, су дайындау үдерісінің өзіндік құнын төмендету, отандық минералды цеолиттерді ұтымды пайдалану. Бұл материалдардың іс-жүзінде  арзандығы, Қазақстанда  цеолиттердің ірі кен орындары, олардың жоғары сорбциялық қасиеттері, табиғи адсорбенттерді суды тазарту үшін пайдалануды экономикалық тұрғыдан орынды етеді.

Теориялық құндылығы және тәжірибелік  маңыздылығы.

Жүргізілген зерттеулер негізінде өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал ететін отандық цеолиттерді қолдана отырып суды тазарту технологиясы ұсынылды. Жүргізілген сынақтар негізінде сынақ актісі алынды.

Қорғауға шығарылатын негізгі қағидалары:

- әр түрлі сүт өндірістерінде қолданылатын орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің суындағы ауыр металл иондарының мөлшері: [Fe2+] - 3,1969 мг/л - 17,16 мг/л; [Pb2+] - 0,04079 мг/л; [Cd2+] - 0,0039 мг/л  белгіленген ШРК нормаларынан асып түседі;

- Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттерін 1 н HCl ерітіндісімен алдын ала өңдеу ион алмасу үдерісінде айқындаушы рөл атқаратын SiO2 үлесінің өзгермеуіне байланысты цеолиттердің адсорбциялық қабілетін тек 2,2 – 7,1% - ға өзгертеді;

- ауыр металдардың модельдік ерітінділеріндегі суды тазартудың ең үлкен тиімділікті Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттері бөлшектерінің мөлшері 0,1-0,5 және 0,5-1,0 мм болатын фракциялары көрсетеді;

- сүт өндірісінің суын тазарту үшін фракциясы 0,5-1,0 мм Шанқанай немесе Тайжүзген кен орындарының цеолиттерімен; фракциясы 0,1-0,5 мм Шанқанай кен орнының цеолитімен; фракциясы 0,1-0,5 мм Тайжүзген кен орнының цеолитімен толтырылған 3 бағаннан тұратын суды үш сатылы тазартудың технологиялық схемасы ең тиімді болып табылады;

- дәстүрлі және ұсынылған технологиялар бойынша тазартылған суда қалпына келтірілген сүттен дайындалған жұмсақ ірімшік үлгілерінің физика-химиялық қасиеттері бір-біріне жақын және КО ТР 033/2013 талаптарына жауап береді.

Ғылыми ережелердің нақтылығы  заманауи жабдықта дәлелденген әдістердің көмегімен алынған тәжірибелік мәліметтердің үлкен көлемімен қамтамасыз етіледі.

Автордың жеке үлесі белгілі мәліметтерді  аналитикалық жалпылау, зерттеу міндеттерін қою, патенттік іздеуді жүргізу, теориялық негіздеу және жұмыстың эксперименттік бөлігін тікелей орындау, алынған эксперименттік деректерді талдау, жалпылау және интерпретациялау.

Жұмысты апробациялау. Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері Халықаралық және республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияларда: «Тағам, жеңіл өнеркәсіптері мен қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында (Алматы, 2018), Жас ғалымдардың «Ғылым. Білім. Жастар» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясында (Алматы, 2019), Жалпы және қолданбалы химия бойынша ХХІ Менделеев съездінде (Санкт-Петербург, 2019), «Қазіргі жағдайда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жаһандық мәселелерін шешудің жаңа тұжырымдамалық тәсілдері» VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында (Курск, 2019), Химия және химиялық технология бойынша XI халықаралық Бірімжанов съездінің еңбектерінде (Алматы, 2021), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Volgograd, Russian Federation, 2022) баяндалып, талқыланды.

Басылымдар. Зерттеу нәтижелері бойынша 15 ғылыми еңбектер жарияланды. Оның ішінде 2 мақала Scopus және Web of Science деректер базасына кіретін журналдарда жарияланған: «Emirates Journal of Food and Agriculture» (Scopus деректер базасы бойынша  процентиль – 50,  Web of Science деректер базасы бойынша – Q3); IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Scopus деректер базасы бойынша  процентиль – 20); ҚР ҒжЖБМ ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамсыз ету комитеті ұсынған басылымдарда 4 мақала; халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференцияларда 8 баяндама жарияланды. Пайдалы модельге Қазақстан Республикасының 1 патенті алынды.

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, төрт тараудан, қорытындыдан, 190 басылымды қамтитын отандық және шет елдік әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Жұмыс мәтіні 159 бетте жазылып, 52 кесте және 38 суретті қамтиды.

1 ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛГЕН СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

1.1 Сүт және сүт өнімдерінің құрамы мен қауіпсіздігі. Қалпына  келтірілген сүт

Сүт – адамның ең құнды тағамдарының бірі. Тағамдық  құндылығы бойынша сүт  кез-келген өнімді алмастыра алады, бірақ бірде-бір өнім сүттің орнын баса алмайды [5]. Алғаш рет бұл И.П. Павловтың физиологиялық эксперименттерімен  дәлелденіп, дұрыс тамақтану саласы бойынша отандық және шетелдік мамандардың  зерттеулерімен  расталған  [6-8].

Сүттің құрамында 100-ден астам  әр  түрлі заттар яғни, 30-дан астам май қышқылдары, 20 амин қышқылдары, сүт қантының 3 түрі, 15 түрлі дәрумендер, 40 минералды заттар, әртүрлі ферменттер, гормондар, бояғыш заттар және т. б. болады. Бұл заттардың болуымен  сүт және сүт өнімдерінің жоғары қоректік құндылығы сипатталады [9]. Сүттің химиялық құрамы 1-ші кестеде көрсетілген.

Кесте 1 – Сиыр сүтінің химиялық құрамы

| Сүт компоненті | 100 г сүттегі мөлшері |  |
| --- | --- | --- |
|  | орташа | ауытқу интервалы |
| Су | 87,300 | 85,50-88,80 |
| Құрғақ зат | 12,700 | 11,20-14,50 |
| Ақуыз | 3,200 | 3,05-3,85 |
| Ферменттер | 0,025 | (0,02-0,03)·103 |
| Майлар | 3,600 | 3,12-4,60 |
| Көмірсулар (лактоза) | 4,800 | 4,43-5,23 |
| Аминқышқылдары, соның ішінде: ауыстырылмайтын ауыстырылатын | 3,140 ·103 1,380 ·103 1,760·103 | - - - |
| Дәрумендер | 11,040·103 | (3,32-72,59)·103 |
| Минералды заттар | 0,700 | 0,60-0,80 |

Құрамында адам ағзасына қажетті оңай сіңетін тағамдық заттардың болуы салдарынан сүт балалардың, жүкті және бала емізетін әйелдердің, сондай-ақ қарт және науқас адамдардың тамақтануында маңызды орын алады  [6, б.14; 10].

Сүт негізіндегі өнімдердің көзі  ақуыздар, майлар, микроэлементтер, пребиотиктер мен пробиотиктер азық-түлік қауіпсіздігі мен адам денсаулығын сақтауда айтарлықтай үлесі жоғары  [11].

Ақуыздар – сүттің негізгі  құрамдас бөлігі. Олар ферменттер, гормондар синтезі үдерістерінде ағзаның жасушалары мен тіндері үшін негізгі құрылыс материалы болып табылады. Әртүрлі азық-түлік өнімдерінде пайдаланылатын көптеген ақуыздардың ішінде  тағамдық құндылығы жоғары  сүт ақуызы болып саналады, оның құрамына барлық аминқышқылдары және едәуір  мөлшерде алмастырылмайтын аминқышқылдары кіреді [12].

Сүт протеиндері  әртүрлі тіршілік қызметтерін атқарады: олар құрылымдық бірліктердің негізі болып табылады (жасуша мембраналарының ақуызы), ақпарат беруге қатысады (гормондар), ағзаны қорғайды (лизоцим, иммуноглобулин) және басқалар. Дамыған елдерде тұтынылатын протеиннің жалпы санынан сүт ақуыздарының үлесі ересектер үшін шамамен 20%, мектеп жасына дейінгі балалар үшін шамамен 50-60% құрайды, дамушы елдерде-6 % дан кем  [13].

Ақуыздарды  тамақпен түсетін 100 г протеиннен синтезделетін ағзадағы ақуыздардың мөлшерімен анықталатын биологиялық құндылықтарымен бағалайды. Сапасы бойынша тек жұмыртқа ақуызынан кем сүт ақуыздары жоғары биологиялық құндылыққа ие [14].

Бірегей майдың негізгі көздері болып табылатын сүт және оны қайта өңдеудің өнімдері жануар тектес ақуыздың негізгі көздері болып табылады. Сүт майы ең алдымен өнімнің энергетикалық құндылығының көрсеткіші ретінде маңызды орынға ие. Сүт липидтері негізінен сүт майы мен май тектес заттардан (фосфолипидтер, стериндер және т.б.) тұрады. Сүт майы сүттің ең энергетикалық құнды компоненті болып табылады, сонымен қатар ол сүт өнімдерінің белгілі бір дәмі мен консистенциясын, олардың жоғары тағамдық құндылығын көрсетеді [15,16].

Дәрумендер  барлық мүшелер  мен жүйелердің қалыпты жұмыс істеуі, ағзаның өсуі мен дамуы, қан түзілуі және т. б. үшін қажет. Қазіргі таңда  20-дан астам химиялық табиғаты анықталған дәрумендер белгілі. Ерігіштік белгісі бойынша барлық дәрумендер майда еритін (А, D, Е және К) және суда еритін (В, С тобының дәрумендері  және т.б.) болып бөлінеді. Сүтте адамның қалыпты дамуына қажетті барлық дәрумендер  бар [17].

Сүт құрамындағы көмірсулар сүт қанты түрінде болады, негізінен тәжірибелік маңызы зор лактозамен (жалпы санының 90%) көрсетіледі және ол сүттің тағамдық құндылығын анықтаушы фактор. Лактозаның бес түрлі изомері (α,β,γ,δ және ε) болады, сонымен бірге α және β негізгі түрі болып табылады [18]. Сүт қанты негізінен энергетикалық қызмет атқарады, сонымен қатар басқа олигосахаридтер сияқты, жаңа туған нәрестенің пайдалы ішек микрофлорасының өсуін тудырушы болып табылады [6, 49 бет].  Өнімнің түріне және оны өндіру технологиясына байланысты лактоза барлық дерлік сүт өнімдерінде  әртүрлі мөлшерде кездеседі. Лактоза сүт өнімдерінің қасиеттерін қалыптастыруға және олардың әртүрлі бағыттардағы сапасына әсер етеді. Лактоза сүт қышқылының түзілуіндегі  бастапқы зат болып табылады және ферменттелген сүт өнімдері өндірісінде маңызды рөл атқарады. Лактоза құрғақ сүттің ерігіштігіне әсер етеді. Оның нашар ерігіштігі  сүтті қоюландыру кезінде шектеуші фактор болып табылады. Лактоза жоғары температуралы пастерлеуде  сүт өнімдерінің түсі мен дәмінің өзгеруін қамтамасыз етеді. Бұл сүт кәсіпорындарының  ағынды суларына  түскен кезде экологиялық қауіпті ластаушы болып табылады [13, б. 214].

Минералды заттар – мал шаруашылығы өнімдерінің сапасына елеулі әсер ететін заттардың маңызды тобы. Олар сүтте негізінен тұздар түрінде кездеседі. Сүттегі минералды заттардың жалпы құрамы орта есеппен шамамен 1%-ды құрайды. Сүттің құрамына кіретін барлық минералды заттарды макро-және микроэлементтерге бөлуге болады (2-кесте) [6, б. 54].

Кесте 2 – Сүттің құрамындағы  минералдық элементтер

| Көрсеткіштер | 100 г өнімдегі мөлшері мг (мкг) |
| --- | --- |
| Макроэлементтер, (мг) Калий Кальций Магний Натрий Фосфор Хлор | 148,0 122,0 13,0 50,0 92,0 110,0 |
| Микроэлементтер, (мкг) Темір Йод Мыс Қалайы Кадмий Мырыш | 67,0 16,0 12,0 4,0 1,8 457,0 |

Сүтте күлдің құрамы 0,7% -ті  құрайды

Минералдар әртүрлі функцияларды атқарады. Олар сүйек ұлпасының  құрылымын қамтамасыз етеді (Ca, P, Mg), осмостық қысым мен қанның буферлік жүйесін жасайды (Na,K), кейбір гормондардың (I, Zn, Cu), ферменттердің және дәрумендердің  (Fe, Co) құрамына кіреді  және т. б.  0,7-0,8% құрайтын сүт күлінде келесі элементтер бар: Ca, Mg, P, Na, K, Cl, Fe, Cu, Co, I, F, Mn, Zn, Se және т.б. Сүтте бұл элементтер катиондар мен аниондар түрінде органикалық заттармен (ақуыздар, ферменттер, нуклеин қышқылдары құрамында) және т.б. берік қосылысқан түрінде болады. Сүттегі маңызды макроэлементтердің  орташа мөлшері (мг%) келесідей: кальций – 120, фосфор -95, калий -140, натрий -50, магний -12, хлор -100 [19].

Адамдар, әсіресе балалалар үшін, тағамдық азық-түліктен түсетін кальций тұздарының маңызы үлкен. Кальций сүйек ұлпасы  мен адам тістерінің маңызды компоненті. Егер ол балаларда жеткіліксіз болса, рахит  ауруына ұшырайды, ересектерде жетіспесе остеопорозға ұшырайды [20].

Ересек адам үшін сүтті тұтынудың тәуліктік  мөлшері-0,5 л, ал бала үшін-1л. Ғалымдардың пікірінше, сүт өнімдерін орташа тәуліктік тұтыну (грамммен): сүт-500, май-15, ірімшік-18, сүзбе-20,  қаймақ-18, қоюландырылған сүт-8, құрғақ сүт-3 болуы қажет. Сүтке қайта есептегенде бұл 1430 грамм болады [6, б. 90]. Қазақстандық тұрғын күніне сүт және сүт өнімдердің 600-ге жуық грамм, барлық халық жылына шамамен 3 921 мың тонна тұтынады. Бұл көрсеткіш тұтыну нормасына сәйкес болғанда сүт және сүт өнімдерінің орташа тәуліктік тапшылығы бір тұтынушыға 480 грамм құрайтынын есте ұстанған жөн [21].

Сүт өнеркәсібі дамытуының  негізгі  жолдарының бірі – шикізатты азық-түлік және жем-шөп мақсатында кешенді пайдалану. Сүтті кешенді пайдаланудың неғұрлым тиімді  жолы екіншілік  (сүт-ақуызды) шикізатты өнеркәсіптік қайта өңдеу болып табылады. Бұл ретте, майсыздандырылған сүтті,  майсу,  сарысуды кептіру ерекше маңызды орын алуда. Бұл өнімдер сүт ұнтағы, құрғақ кілегей және басқа да құрғақ сүт өнімдерімен бірге қалпына келтірілген және рекомбинацияланған өнімдерді шығару үшін кеңінен қолданылады. Бұл өнімдер қалпына келтірілген және рекомбинацияланған (қайта құрамдастырылған) өнімдер өндірісі үшін тұтас құрғақ сүтпен, құрғақ кілегеймен және басқа да құрғақ сүт өнімдерімен қатар кеңінен пайдаланылады. Өндіріс көлемі артып келе жатқан біздің елімізде де, әлемнің көптеген елдерінде де қалпына келтірілген және рекомбинацияланған өнімдер бірқатар себептерге байланысты табиғи сүт мүлдем жоқ немесе жеткіліксіз аймақтардың тұрғындарын жылдың барлық мезгілінде сүтпен және сүт өнімдерімен қамтамасыз етуге  мүмкіндік береді.

Қалпына келтірілген өнімдердің құрамы бастапқы  шикізаттың (құрғақ өнімдер, су және басқа да қосылатын компоненттер) құрамына байланысты [22, 23]. 3-ші кестеде кейбір қалпына келтірілген өнімдердің құрамы көрсетілген.

Кесте 3 – Қалпына келтірілген сүт өнімдерінің  құрамы

| Өнім | Сүттің негізгі құрам бөліктерінің мөлшері, 100 г өнімге г |  |  |  | Негізгі дәрумендердің мөлшері, 100 г өнімге мл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май | ақуыз | лактоза | минералдар | А | В | С |
| Ішетін сүт Айран Йогурт Ірімшік соның ішінде құрғақ затта Кілегей Қаймақ | 6 3,5 3,2 1 3,2 3,2 18 11 9 35 30 25 | 2,9/3,0 2,8/2,9 2,7/2,8 4,2/4,3 2,7/2,8 5,0/5,0 13,0/14,0 15,8/16,0 16/16,7 2,4/2,5 2,9/2,6 2,8/2,4 | 4,5/4,7 4,6/4,7 4,6/4,7 6,3/6,4 4,1/4,1 3,5/3,5 1,3/1,3 1,3/1,0 1,0/1,3 3,0/3,0 2,8/2,8 2,7/2,7 | 1,2/0,7 0,9/0,7 1,0/0,7 1,3/0,8 0,9/0,7 0,8/0,7 2,0/1,3 2,0/1,2 2,0/1,3 1,0/0,4 1,2/0,5 1,2/0,5 | 0,04/0,02 0,02/0,02 0,02/0,02 нышаны 0,02/0,02 0,02/0,02 0,1/0,1 0,05/0,06 0,05/0,05 0,25/0,25 0,23/0,23 0,17/0,17 | 0,04/0,04 0,03/0,033 0,43/0,043 0,8/0,2 0,2/0,17 0,18/0,18 0,35/0,35 0,31/0,33 0,33/0,031 0,13/0,13 0,15/0,3 0,13/0,33 | 0,3/0,3 0,5/0,8 0,7/1,0 0,4/0,4 0,6/0,7 0,6/0,6 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,2/0,2 0,2/0,8 0,3/0,3 |

Бұл кестеде салыстыру үшін қиғаш сызық арқылы табиғи сүттен алынған ұқсас өнімдердің құрамы бойынша деректер келтірілген. Зерттеулер көрсеткендей, майсыздандырылған  сүт пен сүт майы негізінде алынған рекомбинацияланған сүт өнімдерінің құрамы қалпына келтірілген өнімдермен  бірдей [24].

3-ші  кестеде көрсетілгендей қалпына келтірілген және тұтас сүттен алынған сүт өнімдеріде майдың, ақуыздың, лактозаның сандық мөлшерінде айтарлықтай айырмашылықтар байқалмайды. Қағида бойынша ақуыздың мөлшері біршама төменірек, бірақ айырмашылығы  табиғи сүттен өңделген өнімдерде жалпы ақуыздың мөлшері 2,5-3,5%-дан аспайды. Қалпына келтірілген өнімдерде лактоза 3-4% аз мөлшерде болады. Ақуызбен лактоза мөлшерінің айырмашылығы сақтау барысында қиын еритін меланоидинді заттардың түзілуімен, сондай-ақ құрғақ сүт өндірісінде пастерлеуде, центрифугалық тазартуда және қоюландыруда   құрғақ сүт өнімдерінің толық ерімеуімен түсіндіріледі [25].

Табиғи және қалпына келтірілген сүттен жасалған өнімдер минералдардың мөлшерлік  құрамы бойынша едәуір ерекшеленеді. Олар  табиғи сүт өнімдеріне қарағанда қалпына келтірілген өнімдерде көбірек. Қалпына келтірілген өнімдерде минералдар мөлшерінің көп болуы құрғақ өнімдерді  қалпына келтіру үшін  пайдаланылатын ауыз суда болуымен түсіндіріледі [26].

ҚР Кедендік бақылау комитетінің деректерін шолу талдауы сүт тауарларының келесі топтары бойынша импорт көлемінің өсуін көрсетеді: өңделген сұйық сүт және кілегей, сары май, ірімшік және сүзбе және қоюландырылған сүт.  ҚР-да өңделген сұйық сүт пен кілегейдің, сондай-ақ құрғақ сүттің негізгі экспорттаушысы Ресей болып табылады. 2015 жылғы қаңтар-сәуір айларында Ресей Федерациясында өндірілген сүт пен кілегей импортының үлесі осы түрдегі Қазақстанға әкелінген барлық өнімнің 39% - ын құрады. Құрғақ сүт бойынша негізгі жеткізушілер Ресей және  Беларусь болып табылады, олар импортталатын құрғақ сүттің жалпы көлемінің тиісінше 18% және 16% - ын әкеледі. 2015 жылдың қаңтар-сәуір айларында бұл көлем тиісінше 2 236,5 тоннаны және 1 948,4 тоннаны құрады. Сонымен қатар, Қазақстанға құрғақ сүтті импорттаушылардың бірі Франция болып табылады – 1 042,1 тонна [27].

Сүт өнеркәсібінде қалпына келтірілген сүт өнімдерін өндіру үшін негізінен құрғақ қаймағы алынбаған сүт қолданылады. Ал құрғақ майсыздандырылған сүт қалпына келтірілген сүт өнімдерін өндіруде едәуір сирек қолданылады.  Кептіру әдісі бойынша құрғақ сүт өнімдері келесі түрлерге бөлінеді: құрғақ майсыздандырылған сүт (бүркіп кептіру және сублимациялық кептіру);  балаларға арналған құрғақ сүт өнімдері (бүркіп кептіру); құрғақ майлылығы жоғары сүт өнімдері (бүркіп кептіру); сүтті емес майы бар құғақ сүт (бүркіп кептіру және сублимациялық кептіру); дәм толтырғыштары бар құрғақ сүт өнімдері (бүркіп  кептіру);  құрғақ  сүт қышқылды  өнімдер (бүркіп кептіру);  емдік тағамға  арналған құрғақ сүт өнімдері [28].

Құрғақ сүт өнімдерінің тағамдық құндылығы (толыққанды сүт ақуыздары, дәрумендер мен кальций кешені) жоғары. Олар қалыпты жағдайда жақсы сақталады, тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы [29]. Құрғақ қаймағы алынбаған сүтті өндіруде барлық бағалы аминқышқылдары, еритін дәрумендер, каротин, холин сақталатын болғандықтан, құрғақ қаймағы алынбаған сүт табиғи сүт сияқты өзінің құнарлы қасиеттерімен ерекшеленеді. Сондай-ақ, ағзаның  қалыпты жұмыс істеуі үшін кальций, калий, натрий, күкірт, хлор және оннан астам пайдалы микроэлементтер-йод, мыс, хром, темір, марганец және басқада  пайдалы минералдар жеткілікті [30].

Құрғақ сүт өнімдерінің қасиеттері көбінесе ондағы ақуызбен  анықталады. Құрғақ сүт өнімдеріндегі ақуыздардың массалық үлесі біршама жоғары, мысалы, құрғақ қаймағы алынбаған сүтте шамамен 25,5%, майсыздандырылған  құрғақ сүтте шамамен 36 % құрайды [30, б. 141]. Құрғақ сүттегі ақуыз бөлшектерінің мөлшері 30-дан 300 нм-ге дейін болады. Ақуыз бөлшектері сфералық пішінге жақын. Ақуыз заттары шамамен 80% казеиннен тұрады.

Адам тағамында сүттің құрамындағы ақуыз компонентінің және олардың негізінен аминқышқылдарының құрамының ерекше құндылығына  байланысты төменде құрғақ сүттегі аминқышқылдарының құрамын көрсететін мәліметтер 4-ші кестеде келтірілген [31].

Кесте 4 –Құрғақ сүттегі аминқышқылдарының құрамы (мг/100 г өнімге)

| Көрсеткіш | Қаймағы алынбаған құрғақ сүт | Майсыздандырылған құрғақ сүт |
| --- | --- | --- |
| Алмастырылмайтын аминқышқылдары, барлығы, | 9816 | 14237 |
| соның ішінде: |  |  |
| валин | 1207 | 1759 |
| изолейцин | 1327 | 1934 |
| лейцин | 2445 | 3564 |
| лизин | 1550 | 2259 |
| метионин | 554 | 808 |
| треонин | 1159 | 1689 |
| триптофан | 350 | 435 |
| фенилаланин | 1224 | 1789 |
| Алмастырылатын аминқышқылдары, барлығы | 16353 | 23836 |
| соның ішінде: |  |  |
| аланин | 829 | 1208 |
| аргинин | 666 | 971 |
| аспарагин қышқылы | 2138 | 3116 |
| гистидин | 520 | 758 |
| глицин | 528 | 770 |
| глутамин қышқылы | 5264 | 7965 |
| пролин | 2976 | 4338 |
| серин | 1591 | 2319 |
| тирозин | 1425 | 2077 |
| цистин | 216 | 314 |
| аминқышқылдарының жалпы саны | 26169 | 38073 |
| Шектеуші аминқышқылдар | метионин, цистин | метионин, цистин |
| Аминқышқылды скор, % | 83 | 85 |

Құрғақ сүт өнімдерінің микрофлорасы бастапқы сүттің сапасына, оны алдын ала өңдеу режимдеріне, кептіру әдістері мен параметрлеріне, сондай-ақ дайын өнімді одан әрі өңдеу және сақтау жағдайларына байланысты. Құрғақ сүт өнімдеріне арналған стандарттарда құрғақ сүттегі  микроорганизмдердің белгілі бір нормалары белгіленген. Мәселен, 1 г жоғары сұрыпты құрғақ қаймағы алынбаған сүтте, тікелей тұтынуға арналған құрғақ майсыздандырылған сүтте және жоғары сұрыпты құрғақ қаймақтарда микроорганизмдердің жалпы саны 50 мыңнан, 1 сұрыпты құрғақ қаймағы алынбаған сүтте - 70 мыңнан, өнеркәсіптік өңдеуге келіп түсетін құрғақ майсыздандырылған сүтте және 1 сұрыпты құрғақ қаймақта - 100 мыңнан аспауы тиіс. Құрғақ сүт өнімдерінде патогенді микроорганизмдердің болуына жол берілмейді [32, 33].

Құрғақ сүт пен құрғақ сүт өнімдерінің өндірісі жыл сайын артып келеді. Құрғақ сүт өнімдерін өндіру көлемінің артуының негізгі себептері ауыл шаруашылығында сүт алудың маусымдылығы, табиғи сүттің жетіспеуі немесе толық болмауы. Құрғақ сүт – көп мақсатқа тағайындалатын өнім. Құрғақ сүттен  суда оны еріту жолымен қайта қалпына келтірілген сүт алады, одан өз кезегінде ішуге аналған пастерленген және стерильденген сүт және сүт өнімдері: әртүрлі майдың массалық үлесі бар кілегей, сүт қышқылды сусындар, сүзбе, балмұздақ, жұмсақ ірімшіктер өндіріледі. Қалпына келтірілген сүт өнімдерінің ассортименті ұдайы  кеңеюде, олардың жаңа түрлері пайда болуда [34].

Қалпына келтірілген сүт өнімдерін өндіруде, еріту және қалыпқа келтіруде пайдаланылатын су ауыз суға қойылатын талаптарға толық жауап беруі тиіс.

Қазіргі уақытта тағам өнімдерінің негізгі тетігі ретінде суды зерттеу мәселелеріне арналған әдебиеттер көптеп кезедесуде [35- 39]. Әлі күнге дейін  сүт өнеркәсібінде өнімдерге қоспа үшін, сондай-ақ еріткіш ретінде пайдаланылатын суға тиісті көңіл аударылмайды. Судың сапасы  еріткіш ретінде қалпына келтірілген өнімдердің физика-химиялық және органолептикалық қасиеттерін анықтайтын негізгі факторларды көрсетеді. Сондықтан қалпына келтірілген сүт өнімдерін өндіруде экологиялық таза суды пайдалану өндірістің маңызды міндеті  және халықтың денсаулығы мен белсенді ұзақ өмір сүруінің кепілі болып табылады.

1.2 Су қалпына келтірілген сүтті өңдеу өнімдерінің қауіпсіздік факторы ретінде

Тағамдық азық  жартылай фабрикат немесе шикізат түрінде өңделген зат түпкілікті тұтынуға арналған «тамақ өнімдерін» өндіру, дайындау немесе өңдеу барысында пайдаланылуы мүмкін сусындарды, сағыздарды және кез келген затты қамтуы мүмкін [40]. Тағамдық өнім - адамның тағамға  пайдалануына арналған табиғи, өңделген немесе қайта өңделген түрдегі жануардан, өсімдіктен, микробиологиялық, минералдық, жасанды немесе биотехнологиялық текті өнімдер, оның ішінде арнайы  тағамдық өнімдер, ыдыстарға құйылған ауыз су, минералды ауыз су, алкоголь өнімі, алкогольсіз сусындар, тағамға арналған ББҚ, сағыз, ұйытқылар және микроорганизмдердің бастапқы дақылдары, ашытқылар, тағамдық қоспалар және хош иістендіргіштер, сондай-ақ тамақ шикізаты [41].

Біздің планетамыздағы керемет, бағалы ресурстардың бірі, бүкіл адамзаттың өмір сүруі үшін маңызды әр түрлі энергетикалық процестердің реттеушісі  - табиғи су айналымы. Адам өзінің тіршілігінде шамамен 70 т су ішеді [42].

Су адам ағзасын биоэлементтермен, атап айтқанда, кальций мен магнийдің тәуліктік қажеттілігінің жартысынан артық мөлшерін  қанағаттандыра алатын болғандықтан, суға тағамдық өнім ретінде қарай бастады. Адам тұтынатын сапалы, физиологиялық толыққанды су – оның денсаулығының негізгі шарттарының бірі [43].

Су биохимиялық процестерде маңызды рөл атқарады. Су органикалық және бейорганикалық заттарды еріткіш. Су  ортасында тірі ағзаның барлық реакциялары жүреді. Кейбір реакцияларға су тікелей қатысады (заттардың тотығуы, гидролизі реакцияларына және т.б.). Су реттелген мұз тәрізді тетраэдрлік  құрылымды түзетін  ерекше қасиетке ие. Бұл құрылымда судың әрбір молекуласы судың басқа төрт молекуласымен қоршалған. Реттелген құрылымның түзілуі былай түсіндіріледі: су молекулалары полярлы – сутегі молекуласының  екі атомының әрқайсысы ішінара оң зарядқа ие, ал оттегі атомы ішінара теріс зарядқа ие. Демек, су молекуласы-электрлік диполь. Судың дипольді молекулалары бір-бірімен де, басқа молекулалармен де бейімделуі  және байланысуы  мүмкін  (сурет 1) [6, б. 18]. Сүтте орташа 88% су болады.

Сүт және сүт өнімдерінің құрамына кіретін су физикалық-химиялық қасиеттері бойынша әртүрлі  және  маңызы жағынан да  бірдей емес. Сүттегі судың көп бөлігі (84,5-85%) еркін күйде болады, яғни биохимиялық реакцияларға қатыса алады. Сүттегі еркін су - түрлі органикалық және бейорганикалық заттардың ерітінділері  (қанттың, тұздың  және т.б.). Оны сүтті мұздату кезінде мұз күйіне  жеңіл айналдыруға немесе қойылту және құрғату  кезінде жоюға болады. Судың аз бөлігі (3-3,5%) байланған  күйде болады. Сүттегі химиялық байланысқан су сүт қантының  кристаллогидраты суы (С12Н22О11*Н2О) ретінде көрсетілген. Адсорбциялық байланған су коллоидтық бөлшектердің (ақуыздардың, фосфолипидтердің, полисахаридтердің) бетіне молекулалық күштермен ұсталады. Ақуызды  молекулалардың гидратациясы олардың бетінде полярлық топтардың (гидрофильді орталықтардың) болуына негізделген. Оларға карбоксильді, аминді, гидроксильді және басқа да топтар жатады.  Адсорбциялау кезінде  су дипольі ақуыз молекуласының гидрофильді орталықтарының айналасында бірнеше қабатпен орналасады. Байланған  су өзінің  қасиеттері бойынша еркін судан өзгеше. Ол төмен температураларда (400 С-дан төмен) қатпайды, тұзды, қантты және т.б. ерітпейді. Сүттегі байланған суды құрғату кезінде жоюға болмайды. Қазіргі уақытта су байланыстырғыш қабілеттер мен өнімдерді сипаттау үшін судың белсенділік көрсеткіші aw жиі қолданады,  су белсенділігі деп  су буының қысымының  осы өніммен бір температурада таза су буының қысымына қатынасын айтады. Су белсенділігінің шамасы  бойынша өнімдерді үш топқа бөледі:  ылғалдылығы жоғары өнімдер (aw = 1,0-0.9);  ылғалдылығы орташа  өнімдер (aw = 0,9-0.7); ылғалдылығы төмен  өнімдер (aw = 0,6  және төмен). Бұл көрсеткіш микроағзалардың өнімдерде даму мүмкіндігін, сондай-ақ биохимиялық реакциялардың жүруін  сипаттайды [44].

а – судың дипольді молекулаларының тартылуы, б – судың дипольді молекуласының басқа полярлық молекуламен өзара әрекеттесуі.

Сурет 1 – Судың дипольді молекулаларының өзара әрекеттесуі

Ылғалдылығы төмен өнімдерге біз құрғақ сүтті, ылғалдылығы орташа  өнімдерге – қант қосылған қоюландырылған сүтті, ірімшіктің кейбір түрлерін жатқызамыз [6, б.19].

Дайын өнімнің  құраушы бөлігі болатын су негізгі экологиялық мәнге ие.  Судың ең көп мөлшері қалпына келтірілген сүт өнімдерінде болады, яғни  негізгі компоненттері МемСТ 33629-2015 бойынша дайындалған құрғақ сүт және «Табиғи минералды суды қоса алғанда, қаптамадағы ауыз судың қауіпсіздігі туралы» ЕАЭО ТР талаптарына сәйкес келетін  су болып табылады [45, 46]. Еріткіш ретіндегі судың құрылымы мен қасиеттері [47, 48] қалпына келтірілген өнімдердің негізгі физика-химиялық және органолептикалық қасиеттерін алдын-ала анықтайтыны белгілі. Құрғақ сүт өнімдерін қалпына келтіру кезінде суды екі түрге бөледі: ерітетін  және қайта ерітетін су. Ерітетін судың маңызы зор, себебі ол еріткіш болып табылады және гидрофобты, гидрофильді өзара әрекеттесуге түседі. Ерітілетін құрғақ  сүт өнімдері компоненттерінің  сумен өзара байланысы мәселесінің күрделілігі суда еріту процесіне әсер ететін көптеген минералды қоспалардың болуында және дайын өнімнің сапасына әсер етуінде.

Сүт кәсіпорындарының өнімдерін ауыр металдармен зақымдалуы үш жолмен: зақымдалған шикізат (сүт); жабдықтың бетімен өнімнің байланысы кезінде және технологиялық үдерістерде  пайдаланылатын (мысалы, құрғақ сүтті сұйылтуда, жабдықтарды, ыдысты және т.б.жууда) зақымдалған су арқылы жүруі мүмкін. Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарының технологиялық және шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері үшін техникалық регламент талаптарына толық жауап беретін суды пайдалану, судың шығарылатын өнімнің сапасына жағымсыз әсерінің болмауына кепілдік береді. Су құбырларында  сапалы ауыз суды  алудың міндетті шарттарының бірі сумен жабдықтау көзін таңдау. Бұл ауыз судың сапасы негізінен су құбырларының сапасына байланысты болатындығымен түсіндіріледі [26, б.12; 49, 50]. Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарын сумен жабдықтау көздері ретінде соңғы жылдары қоршаған ортаға антропогендік әсердің салдарынан адам денсаулығына қауіпті болатын қалалық су құбыры мен жерасты сулары пайдаланылады [51, 52]. Зауыттарда химиялық көрсеткіштер бойынша судың сапасын бақылау бір жыл аралығында  пайдаланса жылына төрт рет жүргізіледі; бұдан ары қарай бірінші жылдың бақылауының нәтижелері бойынша ең қолайсыз кезеңде жылына кемінде бір рет  бақылау жүргізіледі. Судың химиялық талдауы мемсанэпидқадағалау органдарымен келісіледі және су көздерінде  болуы оны таңдау кезінде анықталған заттарды ғана анықтауды қамтиды.

Сүт өнеркәсібі едәуір көлемде технологиялық суды тұтынады. Бұл үшін қайтарылмалы су тазартылуы тиіс, өйткені оның микробиологиялық зақымдалуы жоғары. Сүт өндірісінің технологиялық қажеттіліктері  үшін пайдаланылатын судың химиялық құрамына келетін болсақ, сүт зауыттары қоныстанған аумақтарда құрылуда және оларды сумен жабдықтауда  ауыз су пайдалануы үшін сынақтан өткен көздер есебінен ұйымдастырылатындықтан  одан нақты токсикологиялық әсер күтілмейді. Алайда қалпына келтірілген сүт өнімдерін өндіру үшін су құбырындағы апаттық  жағдайдың және сумен жабдықтаудың сыртқы жүйелеріндегі судың екінші рет ластану құбылысының мүмкіндігін  ескеру қажет [53].

Сондықтан тағам өнеркәсібі кәсіпорындарында  технологиялық үдерістерде мысалы, құрғақ сүтті қалпына келтіруде тікелей пайдаланылатын  су негізгі тексерістен өту қажет. Өкінішке орай, қолданыстағы су құбыры тазарту құрылыстарының тосқауылы айтарлықтай емес, ал кейбір жағдайларда дәстүрлі су дайындау технологиялары тіпті ауыр металдардың қосылыстарынан тазартуды қамтымайды. Сондықтан ауыз суда қазіргі заманғы аналитикалық әдістермен табылған микро қоспалардың спектрі өте ауқымды. Сондай-ақ ауыр металдар адам ағзасына және дайын сүт өнімдерінің сапасына зиянды әсер етеді. Сондықтан табиғи және ақаба суларды ауыр металдардың қосылыстарынан тазарту және қалпына келтірілген сүт өнімдерін өндіру кезінде экологиялық таза суды пайдалану өзекті мәселелердің бірі.

1.3 Судың сапасы, тамақ өндірісі кәсіпорындарына қойылатын талаптар

Дамыған және дамушы елдерде тұтынушылық қасиеттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, сүт өнімдерінің қауіпсіздігінің жоғары стандарттарын қолдауда. Таза суға, үйлестірілген тамақтанумен гигиеналық өмір сүру жағдайларына мүмкіндігі болмаса халықтың денсаулығының  жақсармайтыны белгілі [54, 55]. Соңғы онжылдықта биосфера, оның ішінде су экожүйелері айтарлықтай ластануда. Халықтың денсаулығы су ресурстарының сапасына, оларды ұтымды кешенді пайдалануға және қорғауға байланысты  [56].

Сүт және сүт өнімдерін өндіру үдерісі жүзеге асырылатын өндірістік үй-жайларды ұйымдастыру, сүт және сүт өнімдерін өндіру үдерісінде  пайдаланылатын технологиялық жабдықтар мен мүкәммал, сүт және сүт өнімдерін өндіру қалдықтарын сақтау және жою шарттары, сондай-ақ сүт және сүт өнімдерін өндіру үдерісінде пайдаланылатын су  «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» КО ТР 021/2011 талаптарына сәйкес болуы тиіс [57].

Азық-түлік (тағам) шикізатына – микробиологиялық, минералдық, жасанды,  биотехнологиялық және жануар, өсімдік текті өнімдер және тағам өнімдерін өндіру (дайындау) үшін пайдаланылатын ауыз су жатады [41, б. 6].

Ауыз судың сапасына қатаң гигиеналық талаптар қойылады: су эпидемиологиялық және радиациялық тұрғыдан қауіпсіз, химиялық құрамы бойынша  зиянсыз және жағымды  органолептикалық қасиеттерге ие болуы керек [58].

Су құбыры желісіне түсетін және тамақ өндірісінде пайдаланылатын судың сапасы: бактериологиялық, химиялық уытты заттар және органолептикалық көрсеткіштер тобы бойынша анықталады. Бактериологиялық көрсеткіштер: эпидемиологиялық тұрғыдан алғанда судың қауіпсіздігі жалпы бактериалды ластану деңгейімен және ішек таяқшасы тобының бактерияларының құрамымен айқындалады: 370С температурада 24 сағаттық өсіруден кейін колониялар саны бойынша анықталатын бактериялардың жалпы саны 1 мл суда 100-ден аспауы  керек; 1 л судағы ішек таяқшаларының саны (коли-индекс) – 3-тен артық емес; бір ішек таяқшасының мөлшері судың ең аз көлемінде 300 мл (коли-титр) рұқсат етіледі. Химиялық уытты заттардың болуы көрсеткіштері: ауыз суда улы заттар – мышьяк, қорғасын, селен, фтор болмауы керек; радиоактивті элементтердің құрамы қатаң реттеледі; 1 литр ауыз судың құрамында 10 мг-нан астам нитрат және 1 мг-нан астам нитрит болмауы керек [59]. Органолептикалық көрсеткіштер: бұл көрсеткіштер химиялық заттардың мөлшеріне негізделген, яғни олардың зияндылығы судың органолептикалық қасиеттерін өте аз концентрацияда да төмендетеді. 200 С температурада және 600С дейін қызған кезде судың иісі бөгде иіссіз, 2 баллдан аспауы тиіс. Платина – кобальт шкаласы бойынша түсі 200С аспауы тиіс (санитарлық –эпидемиялогиялық қызмет органдарының рұқсаты бойынша - 350 дейін). Стандарттық шкала бойынша лайлылығы -1,5 мг/л артық емес болуы тиіс [60, 61].

Бүгінгі  таңда Қазақстанның тағам өнеркәсібі қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі. Технологияларды үнемі жетілдіру шикізаттың, оның ішінде барлық технологиялық циклдарда жабдықты жуудан бастап өнімді дайындауға дейін қолданылатын судың сапасына қатаң талаптар қойылады [35, б.190; 62].

Қалпына келтірілген сүттің органолептикалық және физикалық химиялық көрсеткіштеріне әсер ететін маңызды факторлардың бірі – пайдаланылған судың сапасы [63, 26,  б.11].

Сүт өндірісінің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында cүт саласы шикізат ретінде үлкен көлемде құрғақ сүтті пайдаланады, ал оны табиғи сипаттамаларға жеткізіп қалпына келтірілген сүт алу  үшін екінші құраушы шикізат – су қолданылады [64, 65].  Сүтті қайта өңдеудің қалпына келтірілген өнімінде өндірілетін өнімнің тұтынушылық қасиеті мен сапасына әсер ететін судың (88% ға дейін) үлесі үлкен [1, б. 27], ал бұл өз кезегінде су сапасының мәселелерін зерттеу қажеттілігін тудырады. Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері бойынша судың қасиеттері қалпына келтірілген сүттің органолептикалық қасиеттеріне айтарлықтай әсер ететіні анықталды. Су дайындау технологияларының қазіргі заманғы даму деңгейін және тиісті жабдықтардың кең таңдауын ескере отырып, құрғақ сүт өңдеушілерге кәсіпорындарды су дайындау қондырғыларымен қайта жарақтандыруды ұсынған жөн, бұл кәсіпорындардың суын тікелей зерттеу нәтижелеріне негізделеді [66].

Сүт өнеркәсібі тәжірибесінде кәсіпорындарды сумен жабдықтау қоғамдық су құбыры желісінен және  артезиан ұңғымасынан жүзеге асырылады [67-69].

Су құбыры желісінен келетін су тағамдық мақсатта пайдалануға жарамсыз. Алайда, осыған қарамастан, тағам кәсіпорындарының көпшілігі су құбыры желісінің суын қосымша сапалы тазартусыз пайдаланады. Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары мен халықты экологиялық таза сумен қамтамасыз ету мақсатында суды қосымша тазарту адсорбциялық, мембраналық және дистилляциялық әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін [37, б. 142 ].

16 млн-нан аса халқы бар Қазақстанда тұрғындардың  тек 60% ғана  орталықтандырылған сумен жабдықталған суды пайдалануға мүмкіншіліктері бар. Қалғандары жергілікті көздерден (ұңғымалар, бұлақтар, өзендер және тоғандар) немесе сырттан әкелінген суды пайдаланады. Жалпы, халықтың 20% сапасыз ауыз суын тұтынады. Іс жүзінде республиканың барлық су нысандарының  су сапасы қанағаттанарлықсыз. Жер асты суларының ластану ошақтарының ауданы бірнеше жүз шаршы шақырымға дейін [70, 71].

Қазіргі уақытта ауыз судың жетіспеушілігі, оның сапасының өзгерістері, санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес келмеуі үлкен қауіп тудыруда  [72].  Ауыз су құрамындағы химиялық заттардың, негізінен олардың  ұзақ уақыт бойы суда болуы  денсаулыққа зиян. Ауыр металдарға жататын  қорғасын судың  құрамында кездессе мутагенді, канцерогенді, эмбриотоксинді және  нефротоксинді әсер етеді. Құрамында аз концентрациялы қорғасын бар суды ұзақ уақыт тұтыну зат алмасудың бұзылуына, созылмалы аурулардың пайда болуына әкеледі, сонымен бірге жүйке жүйесінің өзгерісіне және мидың зақымдалуына  ұшырататыны дәлелденген [73, 74]. Бұл осы мәселелердің ауқымдылығын көрсетеді, атап айтқанда Шығыс Қазақстан облысы үшін де негізгі мәселелердің бірі. Бұл өңірде облыстың орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтамасыз етілуі шамамен 50% - ды құрайды. Бұдан бөлек, өңірдің ірі қалаларын сумен жабдықтау мәселелерінде  су құбыры желілерінің қатты тозғанын және бұл желідегі ауыз судың ластануына әкелетінін атап өту қажет [73, б.704, 75]. Темір адам ағзасы үшін қажетті элемент болып табылады. Бірақ оның артық мөлшері 0,3-0,5 мг/л-ден асып кетсе, адам ағзасына айтарлықтай улы әсерін көрсетеді. Мұндай концентрациядағы темірі бар суды пайдаланатын адамдарда қышу, құрғақтық, терінің түлеуі, терінің бөртпелері байқалады [76].

Деректерді салыстырмалы талдау орталықтандырылған сумен жабдықтау көздерінде стандартқа сәйес емес сынамалардың пайызы химиялық және микробиологиялық көрсеткіштер бойынша су құбырларына қарағанда едәуір жоғары екенін көрсетеді [77]. Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Ақтөбе және Жамбыл облыстарының су нысандарының  ауыр металдармен, биогендік және органикалық заттармен ластануы байқалады [78].

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  мемлекеттік кәсіпорынның санитарлық-гигиеналық мониторинг және қатерлерді бағалау департаментінің деректері бойынша 2015 жылғы  су қоймалары суының сапасы (шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау) 5- ші кестеде көрсетілді [78, б.11].

Қазіргі уақытта  қалалық жерлердің өзінде  халықты ауыз сумен қамтамасыз етудің бірқатар мәселелері бар. Халықты орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелерімен  жабдықтау  деңгейі бойынша Қазақстан Республикасы дамыған елдерден біршама артта қалып отыр, дамыған елдерде бұл көрсеткіш 90-95% - ды құрайды. Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің деректері бойынша су құбыры желілерінің көпшілігі сенімді пайдаланудың нормативтік мерзіміне қарай қанағаттанарлықсыз жағдайда. Су таратқыштар мен су құбыры желілері коррозия салдарынан тозған және бұл  ауыз су сапасының нашарлауына әкеледі [78, б. 16].

Су объектілеріндегі судың, орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелеріндегі ауыз судың сапасы ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы №209 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларында жазылған талаптармен регламенттеледі. Нақты жағдайларда су сынамаларын алу әдетте су дайындау объектілерімен шектеледі. Үйде немесе сумен жабдықтау желісінде судың сапасын анықтау үшін су сынамасын алу  жүйелі түрде тұрақты жүргізілмейді. Су құбыры суы сапасының белгіленген нормаларға сәйкес келмеуін сараптамалық бағалаулар куәландырады. Мысалы, Халықаралық «Жасыл өсім» институтының бағалауы бойынша Қазақстандағы ауыз судың тек 1% -ы  ғана қабылданған нормаларға сәйкес келеді.  Санитарлық-химиялық көрсеткіштер бойынша Ақмола (16,1%), Қызылорда (8,2%), Атырау (28,6%), Ақтөбе (5,8%), Солтүстік Қазақстан (5,5%), Маңғыстау (5,2%) және Батыс Қазақстан (4,1%) облыстарының көрсеткіштері  орташа республикалық көрсеткіштен асып кеткен  [78,  б.19]

Кесте 5 –2015 жылы I санаттағы су қоймалары суының сапасы  (шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған)

| Облыстың атауы | Санитарлық-химиялық көрсеткіштер |  |  | Микробиологиялық көрсеткіштер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерттелген сынамалар | Санитарлық нормаға сай келмейді | % | Зерттелген сынамалар | Санитарлық нормаға сай келмейді | % |
| Қазақстан Республикасы | 825 | 178 | 21,6 | 809 | 93 | 11,5 |
| Ақмола | 12 | 1 | 8,3 | 46 | 11 | 23,9 |
| Ақтөбе | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Алматы | 42 | 2 | 4,8 | 42 | 1 | 2,4 |
| Атырау | 226 | 28 | 12,4 | 229 | 50 | 21,8 |
| ШҚО | 55 | 2 | 3,6 | 67 | 0 | 0,0 |
| Жамбыл | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| БҚО | 155 | 37 | 23,9 | 170 | 2 | 1,2 |
| Қарағанды | 81 | 29 | 35,8 | 109 | 0 | 0,0 |
| Қостанай | 69 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Қызылорда | 31 | 31 | 100,0 | 31 | 9 | 29,0 |
| Маңғыстау | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Павлодар | 17 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | 0,0 |
| СҚО | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| ОҚО | 110 | 45 | 40,9 | 63 | 20 | 31,7 |
| Алматы қаласы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Астана қаласы | 26 | 3 | 11,5 | 24 | 0 | 0,0 |

Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары үшін технологиялық процестерде пайдаланылатын судың сапасы әртүрлі нормативтік құжаттармен реттеледі.  Сүт және сүт өнімдерін өндіру процесі жүзеге асырылатын өндірістік үй-жайларды ұйымдастыру, сүт және сүт өнімдерін өндіру процесінде пайдаланылатын технологиялық жабдықтар мен мүкәммал, сүт және сүт өнімдерін өндіру қалдықтарын сақтау және жою шарттары, сондай-ақ сүт және сүт өнімдерін өндіру үдерісінде пайдаланылатын су  «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» КО ТР 021/2011 талаптарына сәйкес болуы тиіс [57, б. 23]. Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында тамақ өнімдерін өндіруде  негізінен шаруашылық ауыз сумен жабдықтау жүйесінің суы пайдаланылады [69, б. 205; 79]. Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйесінен алынған су «Сүт және сүт өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» КО ТР, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 13.05.2008 жылғы «Халыққа арналған ауыз судың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар»  техникалық регламентінің қолданыстағы ережелеріне сәйкес келуі қажет [80]. Сүт өнеркәсібінде судың сапасына ерекше талаптар қойылады, өйткені ол соңғы өнімнің сапасына тікелей әсер етеді. Сүт өнеркәсібінде технологиялық қажеттіліктер үшін судың едәуір мөлшері жұмсалады, олар ауыз суға қойылатын барлық әдеттегі талаптарға сәйкес келуі тиіс және сонымен қатар бактериологиялық тазалықтың жоғары дәрежесімен, кермектілігі жоғары емес  және темірдің болмауымен  ерекшеленуі тиіс, бұл  тіпті ең аз мөлшерде дайын өнімдердің иісі мен дәмінің жағымсыз өзгерістерін тудыруы мүмкін [60, б. 62].

Сүт өндірісінде қолданылатын су «Табиғи минералды суды қоса алғанда, қаптамадағы ауыз судың қауіпсіздігі туралы» ЕАЭО ТР бойынша талаптармен,  сондай-ақ  механикалық қоспалардың, темір мен марганец қосылыстарының, органикалық қоспалардың құрамын және кермектілікті  шектеумен  (кесте 6) белгіленеді.

Кесте 6 –Сүт өнімдерін өндіруде су сапасына қойылатын негізгі талаптар

| Көрсеткіш атаулары | Өңделген ауыз суы, табиғи ауыз су, араласқан ауыз суы және жасанды минералданған ауыз суы, келтірілген көрсеткіштерден көп болмауы тиіс | балалар тағамына арналған ауыз суы, келтірілген көрсеткіштеден көп болмауы тиіс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 жастан 3 жасқа дейінгі балалар үшін | 3 жастан жоғары балалар үшін |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сутектік көрсеткіш, pH | 4,5-9,5 | 6-9 | 6-9 |
| Жалпы минералдану, мг/дм3 | 1000 |  |  |
| Жалпы кермектілік, мг-экв/л | 7 |  |  |
| Перманганаттың тотығуы, мг О2/л | 3 |  |  |
| Беттік белсенді заттар (ББЗ), анионактивті, мг/дм3 | 0,05 |  |  |
| Ұшқыш фенол, мкг/дм3 | 0,5 |  |  |
| Алюминий (Al), мг/дм3 | 0.2 | 0,1 | 0,1 |
| Барий (Ba), мг/дм3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| Берилий |  |  |  |
| Бор(B), мг/дм3 | 1,0 | 0,3 | 0,5 |
| Жалпы темір (Fe), мг/дм3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Кадмий (Cd), мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Марганец (Mn), мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

6- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мыс (Cu), мг/дм3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Молибден (Mo), мг/дм3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Мышьяк (күшән) (As), мг/дм3 | 0,01 | 0,006 | 0,006 |
| Никель (Ni), мг/дм3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нитраттар (NO3-), мг/дм3 | 20 | 5 | 5 |
| Сынап (Hg), мг/дм3 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 |
| Жалпы қорғасын (Pb), мг/дм3 | 0,03 | 0,005 | 0,005 |
| Селен (Se), мг/дм3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Стронций (Sr2+), мг/дм3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Сульфаттар (SO42-), | 250* | 150 | 250 |
| мг/дм3 |  |  |  |
| I және II, мг/дм3 |  |  |  |
| ІІІ, мг/дм3 |  |  |  |
| Хлоридтер, мг/дм3 | 250* | 150 | 250 |
| Жалпы хром (Cr), мг/дм3 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Цианидтер (CN-), мг/дм3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Мырыш (Zn2+)3, мг/дм3 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| Линдан (гамма-изомер ГХЦГ), мкг/дм3 | 0,5 | рұқсат етілмейді (<0,02) | рұқсат етілмейді (<0,02) |
| ДДТ (изомерлер жиынтығы), мкг/дм3 | 0,5 | рұқсат етілмейді (<0,05) | рұқсат етілмейді (<0,05) |
| 2,4-Д, мкг/дм3 | 1,0 | рұқсат етілмейді (<0,1) | рұқсат етілмейді (<0,1) |

Кең спектрлі сүт өнімдерін өндіру үшін құрғақ сүт консервілері жиі пайдаланылады.  Өндірістік үдерістердің негізгі  ажырамас бөлігі осы өнімдерді ауыз сумен қалпына келтіру болып табылады. Суды тазартудың көптеген әдістері бар, бірақ мұндай ауыз суды алып, құрғақ консервілерді қалпына келтіруге бағыттағанда,  сүт өнімдерін құрғатқанға дейін қандай болды, суда еріткенде де қасиеттері мен пайдасы дәл сондай сүт өнімдерін алуымыз қажет [81].

Сүт саласына қатысты, бірінші кезекте судың сапасы өнімнің органолептикалық, физикалық-химиялық, микробиологиялық және реологиялық көрсеткіштерін алдын ала анықтай отырып, қалпына келтірілген сүт өнімдерін өндіруде маңызды рөл атқарады [82]. Қалпына келтіру технологиясында пайдаланылатын су үшін мынадай көрсеткіштер қатаң регламенттелуі тиіс [1, б.28; 83]: сутегі иондарының концентрациясы, рН шамасы химиялық реакциялардың жүру жылдамдығын, судың коррозиялық агрессивтілік дәрежесін, уыттылығын және т. б. анықтайды.

рН иіске, дәмге және судың сыртқы түріне әсер етуімен бірге, бұл параметр суды дайындау іс-шараларының тиімділігіне де әсер етеді. Су кермектіліктің  мәні бойынша бөлінеді: өте жұмсақ – 1,5 – ке дейін кермектілік; жұмсақ – 1,5...3; орташа кермектілік – 3...6; кермек – 6...9 және өте кермектілік -9-дан астам. Су кермектілігінің  артуы құрғақ сүт өнімдерінің еру жылдамдығының төмендеуіне, ал қайта өңделген сүт өнімінде – ерте коагуляция қаупін, сондай-ақ қалпына келтірілген өнімдердің термотұрақтылығын арттыра отырып, ақуыз фазасының тұрақтылығын төмендетуге ықпал етеді. Бұл үдерістерді  суды жұмсарту арқылы болдырмауға болады [84- 86; 25,  б. 13].

Сүт өнімдері компоненттерінің сумен өзара байланысы мәселелері, яғни суда көптеген қоспалардың болуы салдарынан олардың еріту үдерісіне және дайын өнімнің  сапасына әсер етуімен  күрделене түседі. Атап айтқанда, өндіру және сақтау үдерісінде  су жылу тұрақтылығына, тұнба түзілуіне, тұтқырлыққа және қоюлануға, қалпына келтірілген сүттің және одан әрі  өндірілетін сүт өнімдерінің иісі мен дәміне әсер етеді [86, б. 59].

Тамақ өнеркәсібінің технологиялық үдерістерінде  қолданылатын судағы химиялық компоненттердің сапалық және сандық құрамының маңыздылығының  үш аспектісін көрсетуге болады. Бірінші аспект – концентрациясы жоғары химиялық компоненттері  бар су негізінде өндірілген өнімді тұтынушылардың улануы. Екінші аспект – дайын өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін төмендететін судағы заттар мен тамақ өнімдерінің негізгі компоненттері арасындағы химиялық өзара әрекеттесуі. Үшінші аспект – судағы химиялық компоненттердің үлкен мөлшері  өнімнің органолептикалық көрсеткіштерін немесе технологиялық үдерістердің  барысын өзгертуі мүмкін [87, 88].

1.4 Тағам  өндірісінің технологиялық үдерістерінде суды өңдеу

Қауіпсіз ауыз суға қол жеткізу денсаулықтың маңызды кілті,  адамның негізгі құқықтарының бірі және денсаулық сақтау саласындағы тиімді саясаттың құрамдас бөлігі. Барлық индустриалды дамыған елдерде тағам технологиясында қолдануға жарамды тұщы су тапшылығы көрініп отыр [38, б. 67; 89; 90]. Тағам өнеркәсібінде ингредиент ретінде, сондай-ақ шикізатты бастапқы  өңдеу кезеңдерінде: салқындатуда, жылытуда, тасымалдауда және тазартуда тек жоғары сапалы тұщы су қолданылады. Белгілі бір тағам өнеркәсібінде қолданылатын судың мөлшері жабдықтың көлеміне, тиімділігіне, кәсіпорынның орналасуына  байланысты өзгеріп отырады. Сүт өнеркәсібінде 1 кг өңделген сүтке 1-ден 60 литрге дейін су қолданылады (суды тұтынудың жалпы көлемінің 28%) [91]. Азық-түлік гигиенасының қолданыстағы ережелері тамақ өнімдерімен жанасатын беттерді және жабдықтарды тазарту үшін тек ауыз суды пайдалануға болатындығын көрсетеді [92].

Тұтынылатын су көлемінің үлкен болуынан бағасының қымбаттылығына байланысты су ауыр металл иондарынан, радионуклидтерден, органикалық және бейорганикалық қосылыстардан тазартылмайды. Сондықтан бүгінгі таңда  су құбырынан келетін су   тағам  мақсатында тұтыну үшін түбегейлі жарамсыз. Алайда, осыған қарамастан, азық-түлік кәсіпорындарының көпшілігі қосымша сапалы тазартпастан құбыр суын пайдаланады [37, б. 143].

Судың күрделі құрамына және ондағы түрлі минералды және органикалық қоспалардың болуына байланысты оны тағам өндірісінде қолданар алдында суды  өңдеу қажет. Суды тазарту әдісі  тағам  өндірісінің типтеріне, судың қасиеттері мен сапасына байланысты таңдалады.  Әдебиетте ұсынылған су өңдеу әдістерін талдау оларды  жүйелеуге мүмкіндік берді (сурет 2) [1,  б. 29;  93; 94].

Суды ауыр металдардан тазартудың көптеген әдістері бар: химиялық коагуляция, адсорбция, нанофильтрация, кері осмос, ион алмасу, электродиализ және т.б. Суды ауыр металдардан тазартудың қолданыстағы әдістерінің көпшілігі  жоғары шығынды талап етеді және тиісінше түпкі пайдаланушы үшін бағасы қымбат, яғни бұл олардың бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді. Алайда, кеуек мөлшері  өте кішкентай мембраналарды қолдануға негізделген заманауи кері осмос жүйелері ғана толық тазартуға кепілдік береді.  Бірақ бұл өте күрделі және қымбат құрылғылар болып табылады. Мұның  салдарынан судан  ауыр металдарды жоюдың  тиімді әдісін әзірлеу өзекті болып қалуда [95, 96, 97].

Суды өңдеудің  физика – химиялық  әдістері талап етілетін қауіпсіздік критерийлеріне  көбірек жауап береді, біз оларды жұмысымыздың барысында  қарастыратын боламыз.  Суды сорбциялық тазарту - әдетте заттардың бетіне немесе қатты материалдың кеуек көлеміне  сорбциясымен (шоғырлануымен) түсіндіріледі. Кеңістіктегі кез-келген дене бетімен шектеледі, демек  оның заты сорбент болуы мүмкін. Алайда, суды тазарту тәжірибесінде қолдану әлдеқайда тиімді болатын жетілген немесе ерекше беті бар ғана сорбенттер қолданылады.  Жоғары дисперсті (dэкв <100 мкм) және кеуекті сорбенттердің (100-1000 м2/г) меншікті беті үлкен.  Сорбенттердің кеуектері: микрокеуекті (r’эфф<0,6-0,7 нм), супермикрокеуекті (0,6-0,7 нм< rэфф<1,5-1,6 нм), мезокеуекті (1,5-1,6 нм <rэфф<100-200 нм)  және макрокеуекті (rэфф>100-200 нм) болып бөлінеді [98].  Шаңқанай  және Тайжүзген кен орындарының цеолиттері  орташа кеуекті цеолиттерге жатады, яғни металл иондарын жоюда  пайдаланылуы мүмкін [99].

Табиғатта белгілі 40-тан астам цеолиттердің минералды және  өзге де түрлерінің  тек кейбіреулері ғана тәжірибелік  мақсаттарда қолдануға қойылатын талаптарды қанағаттандырады, атап айтқанда: олар ірі дерлік мономинералды концентрацияларды құрайды және сонымен бірге тиісті тұтынушылық қасиеттерге ие (адсорбциялық, ион алмасу, қышқыл және жылуға  төзімділік және т. б.)  [100, 101].

Сурет 2 - Тағам өнеркәсіптерінде пайдаланылатын суды өңдеу әдістерінің жіктелуі

Цеолиттер олардың негізінде сүзгілеу материалдарын жасау үшін қолайлы технологиялық параметрлермен сипатталады: олар суда ісінбейді,  фракциялау арқылы механикалық  өңделуге оңай түседі, молекулалық-елек, абсорбциялық  (ион алмасу) және басқа да пайдалы қасиеттерге ие, сонымен бірге  экологиялық қауіпсіз. Новгородов және бірлескен авторлармен бірге  Хонгуруу кен орнының цеолитіне табиғи және ақаба суларды тазарту үшін сүзгіш және сорбциялық материал ретінде техникалық шарттар әзірленген және санитарлық-гигиеналық қорытынды жасалды [101, б.73; 102, 103]. Табиғи цеолиттерді пайдалану тәжірибесі бар елдерге Болгария, Венгрия, АҚШ, Түркия, Чехия, Жапония және т. б. елдер жатады [102, б. 40; 104].

Судан темір мен басқа элементтерді жою мәселесін шешу цеолит сүзгілерін пайдаланумен іске асырылуы  мүмкін. Табиғи цеолиттер кеңінен таралған және арзан минералды шикізат болып табылады, физика-химиялық, адсорбциялық және ион алмасу қасиеттерінің ерекше спектріне ие, сондықтан олар ақаба суларды тазарту және ауыз суды дайындау технологияларында кеңінен қолданылады [105-107]. Табиғи цеолиттер суды жұмсартады, оны металл иондарынан, органикалық қоспалардан, коллоидтардан тазартады және микроорганизмдерге бөгет жасай алады [108]. Әр түрлі модификациядағы цеолиттерді пайдалану қажетті құрамды  микробиологиялық таза  суды алуға мүмкіндік береді [2,  б. 31].

Әдебиетте түрлі кен орындарының клиноптилолиттерімен ауыр металдардың сорбциясы бойынша  бірқатар зерттеу  жұмыстары бар. Алайда,  ақаба  суларды тазарту және олардың сорбентпен өзара әрекеттесу механизмін зерттеу мақсатында металдардың жоғары концентрациясы кезінде зерттеулер жеке ерітінділерден жүргізіледі. Органоцеолитте ауыр металдардың сорбциясы бойынша жеке зерттеулер бар. Табиғи цеолиттерде (КЛТ) ауыр металдарды сорбциялаудың  екі мүмкін механизмі байқалады: ион алмасу және адсорбция. Металдардың төмен концентрациясында және біріккен күйінде ауыр металдардың сорбциясын зерттеу жұмыстары іс жүзінде жоқ [109].

Сүзгі ортасы ретінде әрекет ететін адсорбциялық сүзгілерге белсендірілген көмір, цеолит пен жасанды сорбенттер жатады. Жоғары меншікті беті бар сүзгі материалы төмен және жоғары молекулалық органикалық қосылыстарды, ерітілген газдарды (хлор, күкіртсутек) адсорбциялайды. Мұндай сүзгілерді қолдану реагентті өңдеудің жанама әсерлерін жоюға және органолептикалық көрсеткіштерді (дәм, иіс, түс) жақсартуға мүмкіндік береді [67, б.42]. Табиғи минералдар негізінде  адсорбциялық сүзгілерді қолдану қазіргі уақытта суды микробиологиялық ластанудан тазартудың перспективті және арзан әдісі [110].

Сорбенттер – және бірінші кезекте белсенді көмірлер өте қымбат материалдар, сондықтан оларды көп жағдайда суды тазарту үшін пайдалану экономикалық жағынан  мүмкін емес. Кез келген сорбенттің, тіпті оны қалдықтардан  өндіру – ерекше технологиялық үдеріс, оның тиімділігі қондырғылардың өнімділігі төмендеген кезде күрт кемиді [111, 112]. Жылына 1-10 тонна сорбент жұмсалатын және оны қалпына келтіру іс жүзінде мүмкін емес жергілікті тазарту қондырғыларында табиғи көміртекті сорбенттерді: шымтезекті, қоңыр көмірді және коксты қолдануға болады. Бірақ бұл материалдардың сорбциялық сыйымдылығы өнеркәсіптік белсенді көмірге қарағанда 3-10 есе төмен. Суды тазарту үшін табиғи және жасанды  көміртекті емес сорбенттер (сазды тау жыныстары, цеолиттер және басқа да материалдар) көбірек қолданылады. Мұндай сорбенттерді пайдаланудың маңызы – олардың сорбциялық сыйымдылығы жоғары, іріктегіш,  кейбір түрлері  катион алмасу қасиеттерге ие, салыстырмалы түрде бағасы төмен  және қолжетімді [98. б 18. 113].

Сахаптин цеолитінің [114] көмегімен Томск облысының Кожевников ауданындағы ұңғымалық судың сапасын жақсарту бойынша бұрын жүргізілген зерттеулер, яғни  бұл қоспалардың бастапқы концентрациясына байланысты Feжалпы -96...100%, Ca2+- 62.9...100%  тазарту тиімділігін көрсетті. Сонымен қатар, суды өңдеу үдерісінде  сахаптин цеолитінің механикалық бүлінуі  байқалды, бұл  қалқыма  бөлшектерден қосымша тазартуды қажет етті.

А.С. Вейсгеймнің, Р.Ф. Назаренконың, Р.Ф. Зарубинаның  зерттеулерінде [115] динамикалық жағдайда ұңғымадағы суды темірден тазарту үшін бадин цеолитін қолдану мүмкіндігі көрсетілген. 300... 500 мл су  сүзгіден өткеннен кейін концентрациясы  1,5 мг/л бастапқы темірді Feжалпы жою  тиімділігі 100% болған. Fe2+ ионы  бойынша бадин цеолитінің ион алмасу қасиеттері зерттелді: Fe2+  бойынша толық ион алмасу сыйымдылығы - 18,2 г-экв/м3. Жүргізілген зерттеулер бадин цеолитінің жақсы сорбциялық материал екенін көрсетті және халықтың шаруашылық ауыз су мақсаттарына арналған ұңғымалық суды өңдеу үшін сүзгілерді әзірлеуде  жете зерттеуге ұсынылды.

Цеолит сынамадағы кермектілікті  3,8 мг-экв/дм3-ден 1,6 мг-экв/дм3-ге дейін төмендеткен, кермектілік  бойынша алмасу сыйымдылығы 176 мг-экв/дм3. Яғни, цеолит темірді жоюмен  қатар суды жұмсартады. Нәтижелерге сүйене отырып, күрделі және қымбат схемалардың орнын алмастыратын цеолитті  суды өңдеу үшін  ұсынуға болады [116, 117].

Модификацияланған материалдардың  сорбциялық сипаттамаларын зерттеу су суспензиясынан микробиологиялық ластануды жою қанағаттаннарлық дәрежеде. 7-ші кестеде динамикалық жағдайда бактерияларды жоюдың тиімділігі көрсетілді [80, б. 22; 118]. Микробиологиялық ластағыштардан суды тазартуда мөлшері 0,1 мм-ден төмен  минерал фракциясын қолданған кезде ғана жүзеге асады. Ірі фракциялары судағы бактериялардың бастапқы жоғары концентрациясына 2,5-107 КТБ/мл қарамастан 2-ден 10-есеге дейін санын азайтса да, бактериядан суды қанағаттанарлықтай тазартпайды. Жалпы, цеолиттердің микробиологиялық ластануды жоюда тиімділігі жоғары [118, б. 107].

Кесте 7 - Модификацияланған сорбенттермен су ортасынан микробиологиялық ластануларды жою  дәрежесін бағалау

| Параметр | Цеолит фракциясы (<0,1 мм) | Цеолит фракциясы (0,1-0,5 мм) | Цеолит фракциясы (0,5-1,0 мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сүзгіден өткен бактериялардың саны (КТБ/мл) | 0 | 1,7·105 | 1,0·107 |

И. Н. Пушминаның  зерттеулерінде табиғи цеолиттерде суды өңдеудің  әзірленген технологиясын қолдану тиімділігі ауыр металдармен ластанған судың нақты үлгісі үшін бағаланды. Әзірленген технология бойынша өңделген және бақылау ретінде алынған  суда қалпына келтірілген сүт дайындалып, қалпына келтірілген сүттің сапасы және ондағы ауыр металдардың мөлшері  зерттелді. Екі жағдайда да физика-химиялық көрсеткіштер талап етілетін деңгейде екендігі анықталды, бірақ ауыр металдардың мөлшері  бойынша тазартылмаған бақылау ретінде алынған  суда қалпына келтірілген сүт тұтынуға және қайта  өңдеуге жарамсыз болды. Яғни әзірленген технология бойынша суды тазарту үшін цеолит сүзгісін қолдану өңделген судағы улы элементтердің концентрациясын (4-7 есе) едәуір төмендететінін көрсетті. Сонымен қатар, оның құрамының сапасы жақсарды. Осылайша, сүт өнеркәсібінде суды өңдеу үшін цеолиттерді қолдану гигиеналық қауіпсіздіктің жоғары көрсеткіштерімен  қалпына келтірілген сүтті алуға мүмкіндік береді [2, б. 33; 119].

Шивырту және Холин кен орындары цеолиттері үлгілерінің бетін  осы тасымалдаушылардың бетінде алюминий оксогидроксиді нанобөлшектерін иммобилизациялау жолымен модификациялау бойынша жұмыс жүргізілді. Алюминий нанобөлшектерін цеолиттердің бетіне иммобилизациялау нәтижесінде үлгілердің нақты бетінің ұлғаюы және тері кеуектің меншікті    көлемінің ұлғаюы байқалады. Жүргізілген зерттеулер қорытындысы бойынша Шивырту және Холин кен орындарының табиғи цеолиттерінің және сулы ерітінділерден Zn2+, Cd2+, Pb2+ иондарын алу кезінде олардың модификацияланған үлгілерінің салыстырмалы сорбциялық сипаттамалары көрсетілді [120, 121].

Өндірістік сүзгі  ретінде  клиноптилолиттің ұзақ мерзімді жұмысының нәтижелері оның  физика-химиялық қасиеттерін өзгертпейтіндігін, жоғары жарықтандыру қабілетін және бірқатар элементтерге ион алмасу талғамдылығын  сақтайтындығымен   қорытынды жасауға болады [122].

Клиноптилолитті Na түрінде қолдана отырып, оларды мырыш пен алюминий бойынша  коагуляциялық өңдеуден кейін суды қосымша тазартуға ғана емес, сонымен қатар аммоний ионының мөлшерін, түсі мен иісін азайтуға болатындығы көрсетілген [123].

Әртүрлі суларды тазарту үшін қазақстандық кен орындардың табиғи сорбенттерін пайдалану бойынша зерттеулер Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінде бірнеше жыл бойы жүргізілуде. Судан металл иондары, фтор, кальций және магний тұздары сияқты қоспаларды жоюдың  негізгі мүмкіндіктері көрсетілген [124]. Зертханалық және ірі зертханалық масштабта Шаңқанай және Тайжүзген кен орындарының цеолиттерімен  жер асты суларын  түсті ауыр металдар иондарымен кермек  тұздардан тазарту бойынша зерттеулер жүргізілді. Ұсынылған деректер динамикалық режимде тазарту дәрежесі қажетті мәнге жететіндігін көрсетеді, сондықтан Қазақстанның кен орындары цеолиттерімен ауыр металл иондарынан суды тазарту ұсынылады [125].

Зерттеу барысында хонгурин кен орны цеолитінің  физика-механикалық қасиеттері анықталды, хонгуриннің әртүрлі формаларындағы ион алмасу үдерістері зерттелді, аммиакты азоттан және ауыр металдардан сүзгі жүктемесі ретінде суды тазартудың тиімділігі көрсетілді. Сонымен қатар,  хонгурин кен орны цеолитін  сүзгі жүктемесі ретінде қолдану барлық технологиялық параметрлерге сәйкес келетіні анықталды. Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, Хонгуруу (Хонгурин) кен орнының цеолиттік жыныстары жергілікті (соның ішінде жеке) су тазарту қондырғыларында да, стационарлық су тазарту құрылымдарында  да кеңінен қолданыла алады [113, б. 42].

Клиноптилолит-гейландит цеолиттеріне үлкен көлемдегі  зертханалық эксперименттік зерттеулерді Кемерово тамақ өнеркәсібі технологиялық институтының (Кемерово қ.) қызметкері С.И. Хорунжина, Якутнипроалмаз (Мирный қ.), В. Н. Герасимова (РҒА СБ мұнай химиясы институты, Томск қ.) және ГМУ химия ҒЗИ (Горький қ.), сондай-ақ жақында РҒА СБ Мұнай және газ проблемалары институты  (Якутск қ.) жүргізді.

Цеолиттің адамдарға зиянсыздығын бағалау адам ағзасында биохимиялық морфологиялық және гистохимиялық өзгерістердің болмауымен айқындалады. Сонымен қатар, су станцияларында цеолиттерді қолдану 50 см - ге дейінгі сүзгі қабаты бар цеолиттердің ұсақ дисперсті  фракциясының ішек вирустарынан суды тазарту қабілеті жоғары екенін көрсеткен, сондықтан вирустық асқазан-ішек ауруларының су арқылы берілу ықтималдығын азайтуға көмектеседі. Бұл фактілер ауыз суды тазарту тәжірибесінде өте маңызды, себебі дәстүрлі құм сүзгілерінде вирустың ұсталуы төмен. Адамдарға  цеолиттің уытты әсерінің  болмауынан, ауыз судың сапасын жақсарту үшін динамикалық жағдайда механикалық ұнтақтауға төзімді 1,0...2,0 мм цеолит фракциясын пайдалану ұсынылады [126, 127].

Табиғи суларды өңдеуде цеолит минералдарының сорбциялық қабілеті фракциялардың мөлшеріне байланысты. Ұсақ фракцияларда  белсенді орталықтардың жалпы беті және негізгі арналардың темір катиондарымен тікелей байланыс саны артады [128]. Осыған байланысты цеолиттердің сорбциялық қасиеттері артады.

1.5 Цеолиттердің құрылымы мен қасиеттері, қолданылуы

Цеолиттер - бұл құрамы мен қасиеттері бойынша шыны немесе інжу тәрізді  жылтыры бар, каркасты силикаттар класына жататын  кальций және натрий сулы алюмосиликатты, жанартаулық-шөгінді минералдар тобы [129]. Цеолиттердің жалпы формуласы:

Kx/nAlxSiyO2(x+y)·ZH2O      (1)

мұндағы, К- сілтілі және сілтілі жер металдардың, аммонийдің және т.б. катиондары; n-катион заряды.

Цеолиттердің кристалдық құрылымы қуыстары мен өзектерінде H2O катиондары мен молекулалары болатын жұқа каркасты ұштарымен қосылысқан  [SiO4]4- және [AlO4]5- тетраэдрлерінен тұрады. Кристалдары әдетте ақ, кейде түссіз және мөлдір болады, сирек қызыл, қоңыр және жасыл түрлері  кездеседі.  Беріктілігі  (қаттылығы) – 3-5, тығыздығы  – 1900-2800 кг/м3 [100, б.35; 130].

Цеолиттің құрамында шамамен 70% кремний оксиді, ал қалғандары – титан, темір, марганец, магний, мыс және көптеген басқа металдардың  тотықтары қосылыстарынан тұрады. Минерал калибрленген кеуектерінің өлшемдері 3-тен 10 А0 дейін микро кеуекті берік құрылымды болып келеді.  Сорғыш тәрізді, молекулалық өлшемдегі кеуектер,  әртүрлі ластануды сіңіріп алуға және берік ұстап тұруға қабілетті. Олар - ауыр металдар (қорғасын, кадмий, мырыш, стронций, хром), радионуклидтер, нитраттар мен нитриттер, аммоний тұздары, майлар, мұнай өнімдері және сонымен бірге барлық химиялық және биологиялық ластанулар. Жануар немесе адам ағзасына түскен  цеолит метаболизм өнімдерін, зиянды микробтарды сорбциялайды және оларды табиғи жолмен шығарады. Ең бастысы, цеолит донор болып табылады, ол тірі ағзаға қажетті  аз мөлшерде темір, мыс және т.б. береді. Қазіргі уақытта жер шарында жылына  шамамен 25-26 млн. т  табиғи түрде цеолит өндіріледі және пайдаланылады деп айтуға болады [131].

Табиғи цеолиттер көптеген елдерде кен орындарының ашылуына байланысты өнеркәсіптік масштабтарда XX ғасырдың 60-шы жылдарында ғана пайдалана  бастаған пайдалы қазбалардың жаңа түрі [132]. Қазіргі уақытта цеолит шикізатының әлемдік қоры бірнеше ондаған миллиард тонна, 2 мыңнан астам кен орындары  40-тан астам елде цеолиттің 42 түрі белгілі. Оның  АҚШ, Жапония және ТМД елдеріне 10-20 млрд. тоннасы тиесілі. Италияда Югославияда, Болгарияда және басқа да елдерде 1-10 млрд.т. анықталған. Цеолиттер кен орны қорларының көлемі бойынша ірі (100 млн. т астам); орташа (10-100 млн. т); ұсақ (10 млн. т кем) болып жіктеледі.

Кендердің минералды құрамына байланысты клиноптилолитті, морденитті, филлипситті және шабазитті өнеркәсіптік түрлері бар. Жоғары сапаға құрамында 70% астам цеолит минералы бар жыныстар, орташа сапалы - 50-70% және кедей кендерге – 15-50% жатады. Құндылығы жоғары цеолиттер, әсіресе клиноптилолит кеңінен қолданылады.

ТМД елдерінің негізгі кен орындарының цеолитті жыныстары негізінен клиноптилолит болғандықтан  төменде осы минералдың сипаттамасы келтірілген.

Клиноптилолиттің идеалды (нағыз) кристалхимиялық формуласы Na6[Al6Si30O72]·24H2O (элементарлы ұяшық бойынша).

Тотыққан формуласы (Na2,K2)OAl2O3·8H2O). Кристалдық торы ромбалық. Тығыздығы 2,16 г/см3, сыйымдылығы 0,34 см3/см3. Клиноптилолит үшін Si/Al  4,25-5,25 қатынасты құрайды.

Идеалды (нағыз) құрылымдық формуласы: Na6[(AlO2)6·(SiO2)40]·24H2O.

Ену саңылауының мөлшері 10,0 А. Тығыздығы 1,71 г/см3, сыйымдылығы 0,34 см3/см3.

Клиноптилолит химиялық құрамы тұрғысынан екі валентті катиондардан гөрі, бірвалентті катиондары көп  гейландиттің құрылымдық тобының жоғары кремнийлі  мүшесі болып табылады.

Клиноптилолиттің өзіне тән  қасиеттері: меншікті беті үлкен, молекулалық-електік әсері бар, полярлық молекулаларға селективтілігі жоғары, сорбциялау және ион  алмасуға қабілетті.

Әдебиетте клиноптилолит кремнеземге бай  гейландиттің құрылымдық аналогы ретінде қарастырылады [133]. Бұл цеолиттердің құрылымында эллипстік  қима каналдарының 4 түрі бар. "С" өсі  бойындағы  0,705·0,425·0,395 нм мөлшерлі каналдар тиісінше он және сегізмүшелік  сақиналармен құрылған.  Оларды тиімді диаметрі 0,51*0,39 және 0,52*0,39 нм сегізден тұратын сақиналармен құрылған арналар қиып өтеді. Клиноптилолиттің үлкен мөлшердегі бір валентті катиондарға қатысты жоғары талғамды қабілеті олардың құрылымындағы сегіз мүшелі  кремний оттектік  сақиналарында оқшаулануымен байланысты [134].

Клиноптилолит негізінен байланыспаған параллелді октагоналды каналдардан тұрады. Бұл каналдардың  ең үлкен ойылған тесіктері  жазықтыққа  бағытталған полюссіз молекулалардың  диффузиясына тиімді кедергі келтіретін алты мүшелі  каналдардан тұрады. Клиноптилолиттің каналдық желісі бір-бірімен тізілмейді, сондықтан қатынасатын  каналдар  жүйесіне қарағанда аз кеуекті  көлемі пайда болады [135].

Әртүрлі кен орындарының клиноптилолитті жыныстарында: монтмориллонит, кварц, далалық шпаттар, жылтыр тас және өзгертілген жанартаулық шыны бар. Клиноптиллолитті қышқылмен өңдеу арқылы қоспаларды жоюға болады, өйткені клиноптилолит қышқылға төзімді минерал болып табылады.

Қышқылмен өңдеу кезінде ерітіндіге қаңқа құрылымнан алюминийдің бөлінуімен бірге жүретін,  сіңірілген иондар қышқылдың сутегі иондарымен алмастырылғанда және деалюминдеуде декатиондау салдарынан цеолит құрылымында өзгерістер болуы мүмкін, мұның бәрі химиялық байланысқан су мен алюминийдің кристаллішілік қайта құрылуына әкеледі [136].

Сорбенттерді химиялық модификациялау  шартты түрде «жұмсақ» және «қатты» болып бөлінеді [137]. Бірінші «жұмсақ» модификациялау бетін модификациялаумен («сыртқы» және «ішкі») сипатталады, ал екінші жағдайда «қатты» модификациялауда бетімен және кеуектілікпен табиғи  өзгереді. «Жұмсақ» үдерістерге минералды бейорганикалық және органикалық катиондармен, силикоорганикалық  қосылыстарымен, азот-, фосфоры бар қосылыстармен және басқа заттармен модификациялау жатады. «Қатты» модификацияның мысалы-цеолитті күшті бейорганикалық қышқылдардың ерітінділерімен өңдеу болып табылады.  Бұл үдеріс «қышқылды активтендіру» деп аталады [138].

Қышқылды активтендіру кезінде сілтілі және сілтілі жер катиондары сутегі иондарына алмастырылады. Жоғары кремнийлі цеолиттерді белгілі бір концентрациядағы қышқылмен өңдеу цеолиттердің сутегі формаларының пайда болуына әкеледі. Сутегі басқа катиондарды алмастырудың ең жоғары қабілетіне ие болғандықтан, табиғи цеолит құрылымын жақсартумен қатар, оның молекулаларға жауап беретін, кеуектілігін арттырумен, қосымша белсенді орталықтар пайда болады. Алмасу қышқыл Н+ орталықтарының алмасуымен  және алмасу позицияларында алюминийді (Al3+) ығыстырумен қатар, қышқылды активтендіру нәтижесінде заттардың өзара әрекеттесуі үшін неғұрлым қолайлы белсенді орталықтар  пайда болады:  бос кремнеземді шығара отырып,  белсендірілген үлгілердің меншікті  беті мен кеуектілігін арттырады және каналдарды бітейтін қоспаларды жояды [139].

Цеолитті модификациялау әдістерінің бірі  сутегі иондарымен катионды  алмастыру. Бұл қарапайым әдіс арқылы  ең жоғары кремнийлі (морденит, эрионит, клиноптиллолит) цеолиттердің H–формаларын алады. Тор құрылымы мен құрамын сақтай отырып, төмен кремнийлі цеолиттердің H–формалары басқа «жұмсақ» тәсілдермен алынады, өйткені олардың кристалды құрылымы минералды қышқылмен өңделген кезде жойылады.

Цеолиттердің қышқылға төзімділігі 1 н тұз қышқылының ерітіндісімен өңдеумен белгіленеді. Жоғарыда көрсетілгендей, клиноптилолит,  қышқылға төзімді минералға жатады, себебі  оның құрылымы қышқыл ерітіндісінде қайнатылғанда  бұзылмайды.  Бұл оның негізінде концентрленген минералды қышқылдардың ерітінділерімен тура жолмен өңделген сапалы жаңа жасанды кремнимен жоғары байытылған модификацияланған туындысын алуға болатындығына кеңінен мүмкіндіктер ашады.

Қазақстанда қазіргі уақытта цеолиттердің бірнеше кен орындары зерттелген, олардың негізгі көрсеткіштері белгілі Украинаның (Сокирницк), Грузияның (Тедзам) және Ресейдің (Холинск, Куликовск, Вангинск) кен орындарының  көрсетіштерімен ұқсас (сурет 3) [140, 141].

Сурет 3 - ТМД елдеріндегі табиғи цеолиттердің барланған (зерттелген) кен орындарының картасы

Қазақстанда цеолиттердің ірі кен орындары Тайжүзген (Шығыс Қазақстан  облысының Тарбағатай ауданы, бекітілген қорлары 7 млн. т., болжамдық - 215 млн. т.) және Шаңқанай (Алматы облысының Кербұлақ ауданы, бекітілген қорлар -5,5 млн. т., болжамдық -120 млн. т.) [142]. Шаңқанай  және Тайжүзген кен орындарының цеолиттері орташа кеуекті цеолиттерге жатады және металл иондарын шығару үшін пайдаланылуы мүмкін. Оңтүстік Қазақстанда Алтын-Емел (41 млн. т), Қаржантау және Даубабинск цеолит кен орындары алдын ала бағаланған [131, б. 65].

Цеолитті жыныстардың химиялық құрамы – олардың термиялық тұрақтылығын, адсорбциялық, ион алмастырғыш және басқа да пайдалы  қасиеттерін және оларды қолдану саласын анықтайтын маңызды сипаттамалардың бірі.

Цеолит үлгілері арасындағы негізгі айырмашылықтар алмасу иондарының - калий мен натрийдің құрамына қатысты болады.

Тайжүзген кен орнының цеолиттері құрамында 55-60% клиноптилолит, негізінен натрий және калий типті клиноптилолитті алюмосиликаттарға жатады. 8- ші  кестеде әр түрлі кен орындарындағы цеолиттердің химиялық құрамы көрсетілген [141, б. 49; 143].

Кесте 8 - Әр түрлі кен орындары цеолиттерінің химиялық құрамы

| Компоненттер | Кен орындар, компоненттердің орташа құрамы. % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тайжүзген | Шаңқанай |
| SiO2 | 65,5 | 59,86 |
| TiO2 | 0,20 | 0,46 |
| Al2O3 | 14,27 | 14,39 |
| Fe2O3 | 0,87 | 5,21 |
| FeO | 0,53 | - |
| MnO2 | 0,04 | - |
| MgO | 0,8 | 1,71 |
| CaO | 3,2 | 4,93 |
| Na2O | 2,04 | 1,07 |
| K2O | 2,83 | 1,56 |
| SO2 | 0,07 | - |
| H2O | 10,0 | 3,61 |
| P2O5 | - | 0.09 |
| MnO | - | 0.09 |
| Fe | - | 3,85 |
| Sr | - | 0,31 |
| қ.к.ш. | - | 3,38 |

Тайжүзген  кен орнының цеолиттері жоғары сорбциялық қасиеттерімен, қол жетімділігімен, төмен құнымен ерекшеленеді және ақаба суларды тазарту кезінде кеңінен қолданылады, оларды ауылшаруашылығында жануарлар мен құстардың тағамына жемдік қоспа ретінде және медицинада, сондай-ақ көкөніс пен дәнді дақылдардың өнімділігін арттыру үшін пайдаланылуда.

Зертханалық зерттеулерде осы цеолиттер уытты элементтер мен радионуклидтердің құрамы бойынша РҚН-99 нормаларына сәйкес келетіні анықталған.

1- бөлім бойынша қорытынды

1 Табиғи және қалпына келтірілген сүттен жасалған өнімдер минералдардың мөлшерлік  құрамы бойынша едәуір ерекшеленеді. Олар  табиғи сүт өнімдеріне қарағанда қалпына келтірілген өнімдерде көбірек. Қалпына келтірілген өнімдерде минералдар мөлшерінің көп болуы құрғақ өнімдерді  қалпына келтіру үшін  пайдаланылатын ауыз суда да болуымен түсіндіріледі.

2 Сүт шикізаты өндірісін ұлғайту және оның сапасын арттыру,  сондай-ақ, өндірілетін сүт өнімдерінің ассортиментін кеңейту өндіріс технологиясына өнімдердің тағамдық және биологиялық құндылығын арттыратын жаңа тәсілдерді енгізу арқылы мүмкін болады.

3 Шикізат ресурстарын алдын ала дайындауға жағдай жасау және сүт өнімдерінің тұтынушылық қасиеттері мен сапасына әсері өте жоғары  технологиялық циклдерді жаңғыртудың  қажеттілігі бар.

4 Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы судың сапасы тұрақсыз, аймақтық белгіні ескере отырып, уақыт өте келе өзгеріп отырады. Су жинау орындарында да, су құбыры желісінде де судың сапасын талдау нәтижелері өте маңызды, бұл қолданылатын су тазарту жүйелерінің тиімділігінің төмендігін көрсетеді және оны тамақ өнеркәсібі технологияларында пайдалану жағдайында қосымша су дайындау қажеттілігін болжайды.

5 Экологиялық қауіпсіз  сүт өндіру үшін өнімдерді шикізаттан, жартылай фабрикаттардан зиянды заттарды алу сатысын қосымша енгізу немесе ағзадан тамақ өнімдерімен түсетін ластағыштарды шығару жолдарын қарастыру қажет. Мұны ауыр металдардың және басқа да улы қосылыстарды тиімді сорбциялайтын табиғи цеолиттерді,  қолдану арқылы іске асыруға  болады.

2 ЭКСПЕРИМЕНТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ

2.1 Эксперимент құрылымы

Теориялық және эксперименттік  зерттеулер Алматы технологиялық университетінің «Тағам қауіпсіздігі» аккредиттелген сынақ зертханасында, Қазақстан Республикасының минералдық шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталықта, «Жану проблемалары институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорынында, Қ.И. Сәтбаев атындағы Геологиялық ғылыми институтында және К.И.Тимирязева атындағы Мәскеу ауылшаруашылығы академиясы-Ресей мемлекеттік аграрлы университетінің химия кафедрасы зертханасында, сүт сапасы бойынша сынақ зертханасында  жүргізілді.

Жұмыс бірнеше кезеңде жүзеге асырылды: бірінші кезеңде теориялық дереккөздер мен патенттік іздеу талданды, қайта өңделген сүт өнімдерін өндірудегі қазіргі тәжірибе мен тәсілдер, тамақ өндірісі технологиясындағы суды өңдеу үдерістеріне баға берілді, сүт өнімдерін өндіру технологияларында өңдеудің физика – химиялық  әдісі ретінде цеолиттік материалдарды  қолдану мүмкіндігі негізделді. Зерттеу үшін Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттері пайдаланылды.  Сорбенттердің құрамының, құрылымының, табиғатының, кеуектілігі мен алдын ала өңдеу тәсілінің су ерітінділерінен ауыр металдарды шығару тиімділігіне әсері зерттелді.

Диссертациялық зерттеудің екінші кезеңінде ғылыми жұмыстың тұжырымдамасы, эксперимент схемасы  (сурет 4), зерттеу нысандары сипаттамасы, зерттеу әдістері анықталды.

Үшінші кезеңде әр түрлі сүт өндірістерінде қолданылатын сумен жабдықтау  орталықтандырылған жүйенің су сапасына зерттеу жүргізілді. Сүт және сүт өнімдерінің, әсіресе ауыр металдардың экологиялық мөлшері бойынша экологиялық қауіпсіздігі мәселелері қойылды.  Қалпына келтірілген сүтке пайдаланылатын суға ауыр металдардың түсу жолдары, сондай-ақ оларды  шығару  тәсілдері бағаланды. Таза су алу мақсатында қазақстандық кен орнының цеолиттері толық зерттелді. Зерттеу объектілері  темір, қорғасын, кадмий мөлшері  бойынша рұқсат етілген және нақты мүмкін концентрация негізінде модельдедік үлгісі жасалды. Алынған нәтижелер келесі тәжірибелерде қолданылды. Қалпына келтірілген сүт пен сүт өнімдерін өндіруге арналған шикізат ретіндегі судан  ауыр металдарды отандық Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерімен шығарудың  сорбция заңдылықтары зерттелді.  Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісін оңтайландыру үшін толық факторлық эксперимент бойынша қолайлы параметрлері анықталды.

Төртінші  кезеңде табиғи және модификацияланған  цеолиттермен өңделген суда дайындалған қалпына келтірілген сүттің сапасы бағаланды. Дәстүрлі және ұсынылатын технология бойынша тазартылған суда дайындалған қалпына келтірілген сүттің негізгі физикалық-химиялық көрсеткіштері айқындалды. Қазақстанның цеолиттік материалдарының  құрғақ сүтті қалпына келтіру үдерістеріне  әсері қарастырылып, бұл қалпына келтірілген сүт-шикізатты алудың оңтайлы жағдайларын анықтауға мүмкіндік берді. Жұмсақ ірімшіктің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде сыни бақылау нүктелері анықталды.  Ұсынылған технология бойынша қалпына келтірілген сүттен дайындалған жұмсақ адыгей  ірімшігінің, сүт қышқылды өнімнің органолептикалық, физикалық-химиялық, микробиологиялық, құрылымдық-механикалық көрсеткіштер бойынша сапасына  бағалау жүргізілді.

Зерттеулер экспериментті жоспарлау мен талдаудың математикалық әдістерін қолдана отырып жүргізілді. Эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін математикалық өңдеу стандартты интеграцияланған бағдарламалық пакеттердің көмегімен   және  STATISTICA 6.0, Ехсеl және MatLab жүйелерін қолдана отырып жүргізілді.

Зерттеудің жалпы сызбасы  4- суретте көрсетілген.

2.2 Зерттеу объектілерінің сипттамасы

Зерттеудің әрбір кезеңі үшін қойылған мақсаттарға сәйкес зерттеу объектілері анықталды.

Зерттеу объектілері  сүтті қайта өңдеу кәсіпорындарының өндірістік цехтары орналасқан (Жамбыл облысы, Меркі ауданы; Алматы облысы, Есік қаласы; Алматы қаласы, Әуезов ауданы;  Алматы облысы, Қарасай ауданы) орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің ауыз суы, «Stella Alpina» ЖШС-нің шаруашылық ауыз суы, сүзгіленген суы, сүзгіленген цехқа қолданылатын суы, минералды адсорбенттер (Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттері),  қалпына келтірілген сүт, жұмсақ адыгей ірімшігі, сүт қышқылды өнім.

Суды өңдеу Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен жүзеге асырылды. Минералдардың сипаттамасы 3.2 бөлімде келтірілген. Бөлшектердің мөлшері жақтаулы ұсатқышта ұсақталып,  0,5 және 1,0 мм болатын фракциялар механикалық електерде алынды. Минералдарды қолданар алдында цеолиттерге 10%-дық NaCl ерітіндісімен 1 сағат бойы алдын-ала белсендіру жүргізілді, содан кейін цеолит үлгілері дистиллденген сумен жуылып, 1000 температурада кептірілді. Бұл цеолиттердің натрий ионымен алмасуына ықпал етеді және регенерациялау мен суды тазартуға алдын-ала дайындаудың ең қарапайым және арзан әдісі. Түйіршікті сорбенттердің негізгі сипаттамаларының бірі – ұнтақталуға механикалық беріктігі [98, б. 22].

Сүт өнімдерін өндіру үшін қолданылатын майсыздандырылған  құрғақ сүт негізгі көрсеткіштері бойынша МемСТ 33629-2015 талаптарына сәйкес келеді.

Қалпына келтірілетін сүттің шикізаты ретінде қолданылатын табиғи және модификацияланған  цеолит арқылы алдын ала өңделген суда  құрғақ сүтті қалпына келтіру жүргізілді. Өндірудің ерекшелігі табиғи және модификацияланған  цеолит сүзгісі арқылы алдын-ала өңделген сумен сүт ұнтағын қалпына келтіру. Тазартылатын су сорбент массасы 15 г болатын адсорбциялық бағаннан 0,18 - 0,3 дм3/сағ жылдамдықпен өткізілді.

Сурет 4 - Эксперимент жүргізу сызбасы

Қалпына келтірілген сүтті дайындау үшін құрғақ сүт 9-шы кестеге [144] сәйкес, 40-450С температурадағы суға (бақылау ретінде краннан алынған суда және ұсынылған технология бойынша дайындалған суда (табиғи және модификацияланған цеолиттік сүзгіден өткізілген суда) ерітіледі және қолмен араластырылады, бұл құрғақ сүттің ұнтақтарының көбіктенбестен сүттің барлық көлемінде біркелкі араластырылуын қамтамасыз етеді. Қыздыру және араластыру 65-750С температураға жеткенге дейін жүзеге асырылады, бұл термиялық өңдеу кезінде сүттің табиғи қасиеттерін барынша сақтауды және патогендік микроорганизмдерді жоюды қамтамасыз етеді. Берілген температураға жеткен кезде қыздыруды тоқтатып,  қоршаған ортамен табиғи жылу алмасу немесе салқындатуды қолдану есебінен сүт 20-240 С бөлме температурасына дейін бір мезгілде салқындатумен 30-90 минут бойы сыйымдылықта ұсталады. Бұл ақуыздардың ісінуінің қажетті деңгейіне, қалыпты тығыздық пен тұтқырлыққа қол жеткізу, сондай-ақ сүттегі cулы дәмді жою үшін жүргізіледі.

Кесте 9 – Қалпына келтірілген сүтті дайындау үшін су мен құрғақ сүттің мөлшері

| Қалпына келтірілген сүттің көлемі, литр | Ұнтақ массасы, г |  | Өлшемді мөлшері |  | Судың көлемі, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ҚҚАС | ҚМС | ҚҚАС | ҚМС |  |
| 1,0 | 125 | 93 | 2 | 1,5 | 0,9 |
| 1,5 | 187 | 140 | 3 | 2,25 | 1,4 |
| 2,0 | 250 | 186 | 4 | 3,0 | 1,8 |
| 2,5 | 312 | 235 | 5 | 3,75 | 2,3 |

Қалпына келтірілген сүттен өндірілген өнімдерінің сапасына цеолит сүзгісінің әсерін анықтау үшін зерттеу объектілері ретінде:

- табиғи цеолит арқылы алдын-ала өңделген шикізат – сумен қалпына келтірілген сүт негізінде өндірілген жұмсақ Адыгей ірімшігі;

- модификацияланған цеолит арқылы алдын-ала өңделген шикізат – сумен қалпына келтірілген сүт негізінде өндірілген жұмсақ Адыгей ірімшігі;

- «Stella Alpina» ЖШС-нің суымен қалпына келтірілген сүт негізінде өндірілген жұмсақ Адыгей ірімшігі;

- табиғи цеолит арқылы алдын-ала өңделген шикізат – сумен қалпына келтірілген сүт негізінде өндірілген сүт қышқылды өнім;

- орталықтандырылған құбыр суымен қалпына келтірілген сүт негізінде өндірілген  сүт қышқылды өнім таңдалды.

2.3 Зерттеу әдістері

Зерттелетін объектілердің сапасын бағалау номенклатура бойынша жүргізілді, стандартты  және қосымша көрсеткіштерді қамтитын, оларды қолдану негіздемесі жұмыстың тиісті бөлімдерінде беріледі.

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің су сапасын бақылауды регламенттейтін нормативтік құжаттар (Қазақстан Республикасының 13.05.2008 «Халық үшін ауыз су қауіпсіздігіне талаптар»  техникалық регламенті, КО ТР 021/2011  «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы», МемСТ 31862-2012  «Ауыз су. Сынама алу», МемСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Су. Микробиологиялық талдау үшін сынама алу», МемСТ  415172 Судың жалпы кермектілігін  анықтау. Ауыз су. Жалпы кермектілікті анықтау әдісі) қолданылып, зерттеу жүргізілді [145, 146, 147, 148].

Судағы хлор ионының құрамын анықтау МемСТ 4245-72 бойынша азот қышқылды күміспен титрлеу әдісімен жүргізілді (Ауыз су. Хлоридтердің құрамын анықтау әдістері) [149].

Судағы элементтерді анықтау МемСТ Р 51309-99 сәйкес атомдық спектрометрия әдістерімен жүргізілді (Ауыз су. Атомдық спектрометрия әдістерімен элементтік құрамын анықтау) [150]. Элементтер атомдық-абсорбциялық КВАНТ-Z.ЭТA  спектрометрінде анықталды.

Судағы хлорорганикалық  пестицидтерді анықтау МемСТ 31858-2012 сәйкес газды хроматография әдісімен жүргізілді (Ауыз су. Хлорорганикалық пестицидтерді газды хроматографиямен анықтау әдісі) [151].

Сорбенттерді алу үшін Қазақстанның Тайжүзген және Шанқанай кен орындарының цеолиттері пайдаланылды. Цеолиттердің 0,1, 0,5 және 1,0 мм дипапазонындағы әр түрлі фракциялары механикалық жолмен алынды. Оларды  жақтаулы  ұсатқышта ұсақтайды,  0,1-ден 1,0 мм-ге дейінгі фракцияларды електе  бөліп, деканттациялау жолымен дистиллденген сумен жуады, бөлме температурасында ауада кептіреді. Минералды модификациялау  келесідей жүргізіледі: табиғи цеолитті стаканға салып, 2:5 қатынасында 1 н тұз қышқылының 4% -дық ерітіндісін құйып, бөлме температурасында 1 сағат бойы араластырып, содан кейін цеолитті сумен жуу арқылы қышқылдан бөліп алады және 600С температурада кептіргіш шкафта кептірілді [152].

Шаңқанай және Тайжүзген цеолиттерінің қасиеттерін  зерттеу үшін келесі талдау әдістері қолданылды: рентгенофазалық (РФА), дифрактометр ДРОН-3,0; үлгілерді зерттеу кезінде рентгенспектрлік микроанализ әдісі, Superprobe 733 маркалы электронды зондты микроанализатор қолданылды.

Сорбент бетінің сипаттамаларын анықтау үшін сынақтар «Сорбтометр-М» анализаторында азоттың жылу десорбциясы (БЭТ) әдісімен жүргізілді. Сынақ барысында кеуектіліктің меншікті  көлемінің мәндері, меншікті беті және кеуектіліктің орташа мөлшері анықталды [153].

Тайжүзген табиғи және  модификацияланған цеолитімен, Шаңқанай табиғи және  модификацияланған цеолитімен  адсорбция үдерісі келесідей зерттелді: цеолитті сорбенттің әр үлгісінің тұрақты мөлшерін  ауыспалы концентрациядағы Cd2+ сулы ерітіндісіне салынды. Цеолитті сорбенттердің барлық үлгілерінде ерітіндімен жанасудың жалпы ұзақтығы 3,5 сағат болды, және  үлгілер сүзілді.

Сорбенттердің барлық түрлері үшін адсорбция шамасын  ерітіндідегі бастапқы және тепе-теңдік концентрациясының айырмашылығы бойынша (2) формуламен анықталды  [154]

A=С1-С2m∙V                      (2)

Мұнда А– адсорбция шамасы, ммоль/г; C1 және C2– ерітіндідегі  Cd2+ бастапқы және тепе-тең концентрациясы, ммоль/дм3; V- адсорбция жүргізілетін ерітінді көлемі, дм3; m – адсорбент массасы, г.

Су ерітінділерінен Cd2+ сорбенттермен шығару келесі (3) формула бойынша анықталады:

ε=(С1-С2)С1∙100    (3)

Адсорбция изотермалары мен адсорбциялық параметрлердің есептеулерін аналитикалық сипаттау үшін: Фрейндлихтің эмпирикалық теңдеуін, Лэнгмюр теңдеуін,  микрокеуекті көлемді толтыру теориясын (Дубинин-Радушкевич теңдеуі) және полимолекулалық адсорбцияның модификацияланған теңдеуін, су ерітінділерінен адсорбция күйі  үшін түрлендірілген теңдеуін  (Бруннауэр, Эммет және Теллер-БЭТ теңдеуі) қолдануға болады [155].

Адсорбция үдерісін сипаттайтын алғашқы теориялардың бірі-Ленгмюрдің мономолекулалық адсорбция теориясы. Ленгмюрдің мономолекулалық адсорбция теориясына сәйкес, адсорбция үдерісі келесі (4) теңдеумен анықталады:

α=αmax∙K∙C21+K∙C2     (4)

Мұнда αmax – Cd2+шекті адсорбция шамасы, ммоль/г; K- адсорбциялық тепе-теңдік концентрациясы.

Алынған сорбенттер сүт өндірісінде пайдаланылатын құбыр суы сапасының көрсеткіштерімен ұқсас иондары бар модельді ерітінділерді тазарту үдерісінде зерттелді. Модельді  ерітіндіні  тазарту келесі жағдайларда жүргізілді: тазартылған суды   салмағы 4-15 г цеолиті бар  адсорбциялық бағанға 0,18 - 0,3 дм3/сағ жылдамдықпен жіберілді. Металл иондарының қоспаларының құрамы атомды-абсорбционды әдіспен КВАНТ-Z.ЭТА спектрометрінде анықталды.

Құрғақ сүтті суда ерітіп, үздіксіз  араластыру арқылы 65-750С дейін қыздырып,  20-240С температурада 30-35 минут салқындатып қалпына келтірілген сүт  алынды [144, б. 3].

Қалпына келтірілген сүттегі майдың массалық үлесі [156] қышқыл әдісімен анықталады, бұл сүттен майдың бөлінуіне негізделген концентрацияланған күкірт қышқылы мен изоамил спиртін кейіннен май өлшегіштің градуирленген бөлігіндегі бөлінген майдың көлемін центрифугалау және өлшеу арқылы жүзеге асырылады.

Қалпына келтірілген сүттегі ақуыздың массалық үлесі Кьельдаль әдісі бойынша анықталды [157]. Әдіс, күкірт қышқылы мен катализаторлардың қатысуымен Кьельдаль колбасында сүт сынамасының органикалық компоненттерін жағуға негізделген.

Қалпына келтірілген сүттегі лактозаның массалық үлесі - ақуызсыз сарысудың сыну көрсеткіші рефрактометриялық әдіспен анықтауға негізделген [158].

Қалпына келтірілген сүттің  қышқылдылығы ISO/TS 22113:2012 [159] бойынша анықталды.

Жұмысты орындауда МемСТ Р 51705.1-2001 «Сапа жүйелері. ХАССП қағидалары негізінде тамақ өнімдерінің сапасын басқару. Жалпы талаптар», МЕМСТ Р 56671-2015 «ХАССП қағидаларына негізделген, рәсімдерді енгізу мен әзірлеу бойынша ұсыныстар», сонымен қатар «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің 10 және 11- ші ережелері, МемСТ 32263-2013 «Жұмсақ ірімшіктер» техникалық шарттарында жазылған [41, 160, 161] әдістер пайдаланылды. Қауіпті фактордың іске асырылу ықтималдығын анықтауда МемСТ Р 51705.1-2001 төрт деңгейлі диаграммасын ескере отырып,  жұмыста [162] жазылған  әдістеме пайдаланылды. СБН  анықтау үшін «Шешім қабылдау ағашы» әдісі қолданылды.

Жұмсақ ірімшікті дайындаудың технологиялық үдерісі  келесідей:  шикізатты қабылдау және дайындау, құрғақ сүтті қалпына келтіру, сүтті пастерлеу, қоспаны майлылығы бойынша қалпына келтіру, қоспаны салқындату, ашыту және ұйыту, ұйытындыны кесу, қою, сарысуды бөлу, ірімшікті қалыптау, өздігінен престеу, тұздау, ірімшіктің пісіп-жетілуі, орау және таңбалау. Құрғақ сүтті жоғарыда жазылған әдіспен  суда ерітіп, қалпына келтірілген сүтті аламыз. Алынған қалпына келтірілген сүт қоспасы 70-720 С температурада 20-25 секунд пастерленеді. Пастерленген қоспаны 30-350С дейін салқындатады, 100 кг қоспаға 20-40 г сусыз тұз  кальций хлориді мен 1-2% бактериялық ашытқы қосады. 35-45 минут ішінде қоспаның ұюын  қамтамасыз ететін мөлшерде (1т 1г есебімен) мәйек ферменті қосылады. Алынған ұйытындыны кесіп, сарысуын бөліп, қышқылдықты жоғарылату үшін 5-15 минутқа қалдырылады, екінші қыздыру 34-360С дейін жүргізіліп, 10-15 минут иленеді. Ірімшік дәндерін өңдеудің жалпы ұзақтығы 25-30 минутты құрайды.

Сарысудың қышқылдығы 17-190Т жеткеннен кейін оның кемінде 50% - ын алып тастайды, дайын өнімдегі тұздың мөлшерін қамтамасыз ету үшін 1-2%  ас тұзының сүзілген ерітіндісін ірімшік дәндеріне қосады және 10-20 минут бойы қалыптайды. 1,5-2,0 сағат бойы өздігінен престеу, 30 минут бойы 0,6-дан 1,3 кПа дейінгі қысыммен престеу жүргізіледі және кептіруден кейін қаптайды. Физика-химиялық және органолептикалық көрсеткіштер бойынша жұмсақ ірімшік оны өндіру бойынша технологиялық нұсқаулықта келтірілген нормаларға сәйкес келуі керек [163].

Жұмсақ ірімшіктердегі ақуыздың массалық үлесі Кьельдаль әдісі бойынша МемСТ 54662-2011 анықталды [164].

Жұмсақ ірімшіктегі майдың массалық үлесі МемСТ 5867-90 бойынша анықталды [165].

Жұмсақ ірімшіктегі көмірсулардың массалық үлесі МемСТ Р 54667-2011 анықталды [166].

Жұмсақ ірімшіктегі уытты заттар  МемСТ 30178-96 «Шикізат және тамақ өнімдері. Уытты элементтерді анықтаудың атомды-абсорбционды әдісі»   бойынша анықталды [167].

Жұмсақ ірімшіктегі микробиологиялық көрсеткіштер: 1 г өнімдегі   ІТТБ (колиформдар), патогенділер, соның ішінде 25 см3өнімдегі (г) сальмонеллалар МемСТ 9225 бойынша, 1,0 см3 өнімдегі (г) S. aureus МемСТ 30519 бойынша, ал 25 см3 өнімдегі (г) L.monocytogenes листериялар МемСТ 32031-2012 бойынша анықталды [168-170].

Сүт қышқылды өнімдегі майдың массалық үлесі жоғарыда келтірілген жұмсақ ірімшіктегі майдың массалық үлесін анықтаудағы «Сүт және сүт өнімдері. Майды анықтау әдістері» мемлекетаралық  стандарт бойынша анықталды.

Сүт қышқылды өнімдегі ақуыздың массалық үлесі МемСТ 25179-2014 колориметриялық әдіс бойынша анықталды [171].

Сүт қышқылды өнімдегі көмірсулардың массалық үлесі перманганатометриялық әдіс (Бертран әдісі) бойынша жоғарыда келтірілген жұмсақ ірімшіктегі көмірсулардың массалық үлесін анықтаудағы «Сүт және сүтті қайта өңдеу өнімдері. Қанттың массалық үлесін анықтау әдістері» стандарты бойынша анықталды.

Сүт қышқылды өнімдегі уытты заттар жоғарыда жазылған жұмсақ ірімшіктегі уытты заттарды анықтау әдісі бойынша анықталды.

Сүт қышқылды өнімдегі микробиологиялық көрсеткіштер МемСТ 10444.15-94 «Азық-түлік өнімдері. Мезофильді аэробты және факультативті-анаэробты микроорганизмдердің санын анықтау әдістері» бойынша анықталды [172].

2-бөлім бойынша қорытынды

Зерттеу сызбасына сәйкес зерттеуге алынған сүт өнімдерін өндіру үшін пайдаланылатын орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі суының қауіпсіздігіне физика-химиялық және микробиологиялық көрсеткіштері бойынша көрсетілген әдістермен зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеуге алынған қалпына келтірілген сүт өнімдерінің қауіпсіздігін сақтау үшін суды тазартуда пайдаланылатын отандық минералды шикізат цеолиттерді зерттеу әдістері, суды тазартудың әдістемелері қарастырылды және  қалпына келтірілген  сүттен өндірілген өнімдердің қауіпсіздігін талдау жұмыстарының әдістері баяндалған.

3 ҚҰРҒАҚ СҮТТІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН СУДЫ ДАЙЫНДАУ  ҮДЕРІСТЕРІНДЕ СОРБЕНТТЕРДІ ЗЕРТТЕУ

3.1 Тағам өндірісі кәсіпорындары орналасқан елді-мекендердегі судың қауіпсіздігіне талдау жүргізу

Тіршілікті қамтамасыз етудің маңызды факторы болып табылатын және тағам  өндірісі технологиясында маңызды рөл атқаратын судың  сапасы санитарлық-эпидемиологиялық талаптары бойынша – қауіпсіздігі, химиялық құрамы, органолептикалық қасиеттерімен  қатаң регламенттеледі. Судың сапасы дегеніміз - суды пайдаланудың нақты түрлеріне жарамдылығын анықтайтын судың құрамы мен қасиеттерінің сипаттамасы (МемСТ 17.1.1.01.77).

Су сапасының нашар болуының негізгі себептері: табиғи сипаттағы факторлар (суда темір мен марганец қосындыларының жоғары болуы); жер үсті және жер асты суларының антропогендік ластануы; су көздерінің санитарлық қорғау аймақтарының болмауы; су сапасының нашарлауы жағдайында су дайындаудың ескі технологиялық шешімдерін пайдалану; су құбыры желілері мен құрылыстарының төмен санитарлық-техникалық жағдайы; қысқартылған көлемде өндірістік бақылауды жүзеге асыру; судың тұрақсыз берілуі [173].

Тағам  өнеркәсібі кәсіпорындары үшін технологиялық үдерістерде пайдаланылатын судың сапасы әртүрлі нормативтік құжаттармен реттеледі [83, б. 358]. Сүт және сүт өнімдерін өндіру үдерісінде пайдаланылатын су Кеден одағының «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 021/2011) техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс [57, б. 4].

Тағам өнімдерін өндіру үдерісінде пайдаланылатын және азық-түлік шикізатымен, қаптама материалдарымен тікелей жанасатын су Кеден одағына мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген ауыз суға қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс  (кесте. 10) [45, б. 12; 93, б 37].

Кесте 10 – Қалпына келтірілетін  сүттен өнім өндіруде судың сапасына қойылатын негізгі талаптар

| Көрсеткіштер | Нормативтер (шекті рұқсат етілген концентрациялар), артық емес | Зияндылық көрсеткіші <1> | Қауіптілік класы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сутектік көрсеткіш, pH | 6-9 шамасында | - | - |
| Жалпы минералдану (құрғақ қалдық), мг / л | 1000(1500)<2> | - | - |
| Жалпы кермектілік, мг-экв / л | 7,0(10)<2> | - | - |
| Перманганатты тотығу, мг/л | 5,0 | - | - |
| Мұнай өнімдері, жалпы, мг/л | 0,1 | - | - |
| Анионактивті беттік-белсенді заттар (ББЗ), мг/л | 0,5 | - | - |
| Фенол индексі, мг/л | 0,25 | - | - |

10-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий (Al3+), мг/л | 0,5 | С.-t. | 2-ші |
| Барий (Ba2+), мг/л | 0,1 | С.-t. | 2-ші |
| Берилий (Be2+), мг/л | 0,0002 | С.-t. | 1-ші |
| Бор (В, жалпы), мг/л | 0,5 | С.-t. | 2-ші |
| Темір (Fe, жалпы), мг/л | 0,3 (1,0)<2> | Орг. | 3-ші |
| Кадмий (Cd, жалпы), мг/л | 0,001 | С.-t. | 2-ші |
| Марганец (Mn, жалпы), мг/л | 0,1 (0,5)<2> | Орг. | 3-ші |
| Мыс (Cu, жалпы), мг/л | 1,0 | Орг. | 3-ші |
| Молибден (Mo, жалпы), мг/л | 0,25 | С.-t. | 2-ші |
| Мышьяк (As, жалпы), мг/л | 0,05 | С.-t. | 2-ші |
| Никель (Ni, жалпы), мг/л | 0,1 | С.-t. | 3-ші |
| Нитраттар (NO3-), мг/л | 45 | С.-t. | 3-ші |
| Сынап (Hg, жалпы), мг/л | 0,0005 | С.-t. | 1-ші |
| Қорғасын (Pb, жалпы), мг/л | 0,03 | С.-t. | 2-ші |
| Селен (Se, жалпы), мг/л | 0,01 | С.-t. | 2-ші |
| Сульфаттар (SO4 2-), мг/л | 500 | Орг. | 4-ші |
| І және ІІ, мг/л | 1,5 | С.-t. | 2-ші |
| ІІІ, мг/л | 1,2 |  | 2-ші |
| Хлоридтер (Cl-), мг/л | 350 | Орг. | 4-ші |
| Хром (Cr6+), мг/л | 0,05 | С.-t. | 3-ші |
| Цианидтер, мг/л | 0,035 | С.-t. | 2-ші |
| Цинк (Zn2+), мг/л | 5,0 | Орг. | 3-ші |
| Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/л | 0,002 <3> | С.-t. | 1-ші |
| ДДТ (изомерлер жиынтығы), мг/л | 0,002 <3> | С.-t. | 2-ші |
| 2,4-Д, мг/л | 0,03 <3> | С.-t. | 2-ші |
| Ескертпе: <1> - Норматив белгіленген заттың зияндылығының шектеуші белгісі: с.-т. - санитарлы- токсикологиялық, орг. - органолептикалық. <2> - Жақшада көрсетілген шама елді мекендегі санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды бағалау және қолданылатын су дайындау технологиясы негізінде сумен жабдықтаудың нақты жүйесі үшін тиісті аумақ бойынша бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысы бойынша белгіленуі мүмкін.. <3> - Нормативтер ДДҰ ұсыныстарына сәйкес қабылданды. |  |  |  |

Әр түрлі сүт өндірістерінде қолданылатын сумен жабдықтау  орталықтандырылған жүйенің су сапасын зерттеу нәтижесінде  барлық су сынамаларының  физика-химиялық көрсеткіштері белгіленген техникалық регламент  талаптарына  сәйкес келмейтіні анықталды. Сүт өнімдерінің әртүрлі өндірістері пайдаланатын орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің су сапасын зерттеу нәтижесінде №1 және №4  үлгілерден  алынған су сынамаларындағы темірдің мәні (Fe, жалпы) рұқсат етілген деңгейден 3,1969 мг/л және 17,16 мг/л  сәйкесінше жоғары болды, №2 үлгіден  алынған су сынамасындағы қорғасынның (Pb, жалпы) мәні рұқсат етілген деңгейден жоғары - 0,04079 мг/л, №2 үлгіден  алынған су сынамасында  кадмийдің (Cd, жалпы) мәні рұқсат етілген деңгейден жоғары болды - 0,0039 мг/л, №3  үлгіден  алынған сынамадағы мышьяк (күшән) мәні (As, жалпы) рұқсат етілген деңгейден жоғары болды - 0,05936 мг/л (кесте-11) [61, 8 бет].

Кесте 11 - Қазақстан аймақтарының орталықтандылырған сумен жабдықтау жүйесіндегі су сапасының көрсеткіштері

| Сапа көрсеткіші | Нормативтік мәні (ШРК) артық емес | Су алу (үлгілер) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 үлгі (Алматы облысы, Есік қаласы) | №2 үлгі (Алматы облысы, Қарасай ауданы) | №3 үлгі (Алматы қаласы, Әуезов ауданы) | №4 үлгі (Жамбыл облысы, Мерке ауылы) |
| Сутектік көрсеткіші pH | 6-9 шамасында | 8,14 | 7,91 | 7,92 | 6,64 |
| Жалпы кермектілік, мг-экв/л | 7,0(10)<2> | 2 | 2,9 | 4,4 | 3 |
| Хлоридтер (Cl-) | 350 | 7 | 7.5 | 20,5 | 14,5 |
| Темір (Fe, жалпы), мг/л | 0,3(1,0)<2> | 3,1969 | 0,096 | 0,091 | 17,16 |
| Қорғасын (Pb, жалпы), мг/л | 0,03 | т/ж | 0,04079 | т/ж | т/ж |
| Кадмий (Cd, жалпы), мг/л | 0,001 | 0,00091 | 0,0039 | 0,00018 | т/ж |
| Мышьяк (As, жалпы), мг/л | 0,05 | 0,00882 | 0,02716 | 0,05936 | т/ж |
| Цинк (Zn2+) | 5,0 | 0,00295 | 0,00382 | т/ж | т/ж |
| Мыс (Cu, жалпы), мг/л | 1,0 | т/ж | 0,4892 | т/ж | т/ж |
| Хром (Cr6+) | 0,05 | т/ж | т/ж | т/ж | т/ж |
| Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/л -α- ГХЦГ -β- ГХЦГ -γ- ГХЦГ | 0,002<3> | т/ж т/ж т/ж | т/ж т/ж т/ж | т/ж т/ж т/ж | т/ж 0,000013 0,00002 |
| Гептахлор | 0,002<3> | 0,0008 | т/ж | т/ж | 0,000007 |
| ДДТ (изомерлер жиынтығы), мг/л | 0,002<3> | т/ж | т/ж | т/ж | т/ж |

Сондай-ақ № 2,3,4 үлгілердегі кейбір органикалық заттардың құрамы белгіленген талаптарға сәйкес келеді (5, 6, 7, 8- суреттер) [61, б. 9].

Сурет 5 – Алматы облысы, Есік қаласы суы сынамасының газды хроматографиялық талдау нәтижесі

Сурет 6 – Алматы облысы, Қарасай ауданы суы сынамасының газды хроматографиялық талдау нәтижесі

Сурет 7 – Алматы қаласы, Әуезов ауданы суы сынамасының газды хроматографиялық талдау нәтижесі

Сурет 8 – Жамбыл облысы, Меркі елді мекені суы сынамасының газды хроматографиялық талдау нәтижесі

Барлық сынамалардағы микробиологиялық көрсеткіштер белгіленген талаптарға сәйкес келеді (кесте 12).

Кесте 12 – Қазақстанның оңтүстік аймағының орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің су сапасына жүргізілген микробиологиялық зерттеулердің нәтижелері

| Көрсеткіштер атауы, өлшем бірлігі | Нормативтік құжат бойынша рұқсат етілген деңгейлер | Сынақ нәтижелері | Сынау әдістеріне нормативтік құжаттар |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 үлгі (Алматы облысы, Есік қаласы) |  |  |  |
| МАжФАнМС, КТБ/г (см3), артық емес | 100 | 38 | МемСТ 10444.15-94 |
| 300 см3-де ІТТБ (100 см3 бойынша 3 сынамада) | рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 18963-73 |
| P.aeruginosa 300 см3 (100 см3 бойынша 3 сынамада) | рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 31747-2012 |
| №2 үлгі (Алматы облысы, Қарасай ауданы) |  |  |  |
| МАжФАнМС, КТБ/г (см3), артық емес | 100 | 2 | МемСТ 10444.15-94 |
| 300 см3-де ІТТБ (100 см3 бойынша 3 сынамада) | рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 18963-73 |
| P.aeruginosa 300 см3 (100 см3 бойынша 3 сынамада) | рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 31747-2012 |
| № 3 үлгі (Алматы қаласы, Әуезов ауданы) |  |  |  |
| МАжФАнМС, КТБ/г (см3), артық емес | 100 | 7 | МемСТ 10444.15-94 |
| 300 см3-де ІТТБ (100 см3 бойынша 3 сынамада) | рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 18963-73 |
| P.aeruginosa 300 см3 (100 см3 бойынша 3 сынамада) | рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 31747-2012 |
| №4 үлгі (Жамбыл облысы, Мерке ауылы) |  |  |  |
| МАжФАнМС, КТБ/г (см3), артық емес | 100 | 37 | МемСТ 10444.15-94 |
| 300 см3-де ІТТБ (100 см3 бойынша 3 сынамада) | рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 18963-73 |
| P.aeruginosa 300 см3 (100 см3 бойынша 3 сынамада) | рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 31747-2012 |

Зерттеудің келесі  нысаны ретінде «Stella Alpina» кәсіпорнының  суы:  шаруашылықтық ауыз суы,  сүзгіден өткен тазартылған ауыз суы және цехта қолданылатын  сүзгіден өткен тазартылған  ауыз суы  пайдаланылды. Бактериологиялық талдау үдерісі  жалпы қабылданған әдістемелер бойынша жүзеге асырылды. Ол үшін стерильді су пайдаланылады: 4 сынауықтар (9 см3). 1-ші өсіруді  дайындау үшін 1 см3 талданатын су стерильді шприцпен стерильді суы бар сынауықтардың біріне енгізілді. Әрбір келесі өсіру  жаңа стерильді шприцпен, алдыңғы өсіруді  стерильді суға 1 см3 енгізу жолымен дайындалды. Жұмыс спирт шамның жалынында бөгде микрофлораның енгізілуіне қарсы сақтық шараларын сақтай отырып орындалды. 1 см3 судағы бактериялардың санын  (бактериялардың жалпы саны) анықтау үшін судың нөмірлері мен өсірулер  көрсетіліп (1-ші, 2-ші, 3-ші)  дайындалған үш стерильді Петри табақшасына  стерильді шприцпен тиісті өсіру 1 см3-ден енгізілді.  Табақшаларда  балқытылған және 45-500С температураға дейін салқындатылған етпептонды агары (ЕПА) құйылды.  Орта қатқанға дейін Петри табақшасы  үстелде қалдырылды. Өсіру үшін табақшалар 370 С температурада термостатқа қойылды [174, 94 б].

Суда анықталатын ішек таяқшаларының бактериялары (ІТТБ) – судың ластану көрсеткіші, ал олардың саны ластану дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. Лактоза оң ішек таяқшаларының санын ашыту әдісімен анықтау үшін глюкозопептонды ортасы бар 4 ашыту сынауығына талдау жасалатын судың әрбір қоспасының 1 см3 стерильді шприцімен енгізілді. Себінділер 370 С температурада термостатта инкубацияланды [174, 5 б].

Термостатқа қойылған Петри табақшаларынан саны  30-дан 300-ге дейінгі колониялары бар табақшаларды қараймыз.  Микробтық колонияларды есептеу үшін әрбір табақшалардағы  барлық колониялар (үстіңгі (а) және тереңінен (б) есептеледі (сурет. 9).

| а | б |
| --- | --- |
| үстіңгі (а) және тереңінен (б) |  |
| Сурет 9 – Петри табақшасындағы үлгілер |  |

Әрбір табақшада  орнатылған өсіп шыққан колониялардың саны талданатын судың тиісті өсуін ескере отырып қайта есептеледі. Сапрофитті бактериялардың құрамы (жалпы микробтық сан) тиісті өсімдерді анықтаудың орташа арифметикалық нәтижелеріне сәйкес келеді. Судың сапрофитті бактерияларының құрамымен жалпы микробтық саны бойынша ластану дәрежесінің белгілі бір санатына жатады. Глюкозопептонды ортаға суды өсіру себіндісімен сынауықтар  тексеріледі. Одан әрі зерттеу үшін ортаның анықталған өзгерістері бар сынауықтарды  іріктеп алады – лайлану, қызару (қышқыл), газ түзілу (газды-қалтқылардан сұйықтық ығыстырылады). Аталмыш белгілердің байқалмауы  судың себілген көлемінде ішек таяқшалары тобы бактерияларының болмауы туралы  қорытынды жасауға  мүмкіндік береді. Кеден одағының «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі» техникалық регламентіне  (КО ТР 021/2011) сәйкес «Stella Alpina»  кәсіпорнында сүт өнімдерін өндіруде пайдаланылатын  судың сапасына жүргізілген микробиологиялық зерттеудің нәтижелері 13-ші, 14-ші және 15-ші кестелерде көрсетілген.

Кесте 13 – «Stella Alpina»  кәсіпорнынның шаруашылықтық ауыз  суының сапасына жүргізілген микробиологиялық зерттеудің  нәтижелері

| Көрсеткіштер атауы, өлшем бірлігі | Нормативтік құжат бойынша рұқсат етілген деңгейлер | Сынақ нәтижелері | Сынау әдістеріне нормативтік құжаттар |
| --- | --- | --- | --- |
| МАжФАМС, КТБ/г (см3), артық емес | 100 | 3 | МемСТ 13273-88 |
| 300 см3-де ІТТБ (100 см3 бойынша 3 сынамада) | Рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 13273-88 |
| P.aeruginosa300 см3 (100 см3 бойынша 3 сынамда) | Рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ Р 54755-2011 |

Кесте 14 – «Stella Alpina»  кәсіпорнынның сүзгіден өткен тазартылған ауыз  суының сапасына жүргізілген микробиологиялық зерттеудің  нәтижелері

| Көрсеткіштер атауы, өлшем бірлігі | Нормативтік құжат бойынша рұқсат етілген деңгейлер | Сынақ нәтижелері | Сынау әдістеріне нормативтік құжаттар |
| --- | --- | --- | --- |
| МАжФАМС, КТБ/г (см3), артық емес | 100 | 1 | МемСТ 13273-88 |
| 300 см3-де ІТТБ (100 см3 бойынша 3 сынамада) | Рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 13273-88 |
| P.aeruginosa300 см3 (100 см3 бойынша 3 сынамда) | Рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ Р 54755-2011 |

Кесте 15 – «Stella Alpina»  кәсіпорнынның цехта пайдаланылатын сүзгіден өткен тазартылған ауыз  суының сапасына жүргізілген микробиологиялық зерттеудің  нәтижелері

| Көрсеткіштер атауы, өлшем бірлігі | Нормативтік құжат бойынша рұқсат етілген деңгейлер | Сынақ нәтижелері | Сынау әдістеріне нормативтік құжаттар |
| --- | --- | --- | --- |
| МАжФАМС, КТБ/г (см3), артық емес | 100 | 7 | МемСТ 13273-88 |
| 300 см3-де ІТТБ (100 см3 бойынша 3 сынамада) | Рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ 13273-88 |
| P.aeruginosa300 см3 (100 см3 бойынша 3 сынамда) | Рұқсат етілмейді | т/ж | МемСТ Р 54755-2011 |

Су қауіпсіздігі мен сапасына жүргізілген зерттеу нәтижесінде сүт өнімдерін өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланылатын суда  қауіпті бактериялар табылған жоқ, барлық көрсеткіштер белгіленген рұқсат етілген микробиологиялық көрсеткіштерге сәйкес келді [174, 6 б].

Алынған нәтижелер мәселені нақтылауға және қосымша зерттеулерді жоспарлауға мүмкіндік береді. Сүт өнімдерін өндіретін әртүрлі кәсіпорындар пайдаланатын орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің суы, құрамында ауыр металдар мен хорорганикалық пестицидтердің болуы бойынша сүт өнімдерін дайындау үшін шикізатқа қойылатын талаптарға жауап бермейді. Судың темір, қорғасын және кадмий қосылыстарымен ластануы артық мөлшерде, олардың концентрациясы ШРК-дан сәйкесінше 10,6, 1,3 және 3,0 есе асатын мөлшерде болуы басты мәселелердің бірі. Осы мәселелерді шешу үшін, физика-химиялық көрсеткіштерді түзету мақсатында  суды өңдеудің адсорбциялық әдісін таңдадық. Тағам өнімдерінің қауіпсіздік  талаптарын, соның ішінде сүт өнеркәсібінде суды тазартуда судың қауіпсіздік талаптарын қанағаттандыратын адсорбенттер, табиғи цеолиттер болып табылады. Бұл минералдарды қолданудың артықшылықтары: салыстырмалы түрде арзан, өндірістің қол жетімділігі және Қазақстанда едәуір қорларының болуы мен регенерациялау және пайдаға асырудың қарапайымдылығы. Көптеген азық-түлік салалары үшін олардың бірегей технологиялық, адсорбциялық, гигиеналық қасиеттері дәлелденген.

Демек, сүт өнімдерін өндіруде суды тазарту технологиясында табиғи сорбенттерді пайдалану өндіруші кәспорындар пайдаланатын судың сапа мәселесін шешудің оңтайлы әдісі болып табылады. Ауыз сумен жабдықтаудың орталықтандырылған жүйесінен берілетін су зерттелетін көрсеткіштер қатынасында қауіптірек болып отыр, сонымен бірге ауыз су, шаруашылық-тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға жарамсыз. Бұл өз кезегінде цеолиттерді қолданумен, суды тазарту технологиясын дайындау, сүт өнімдерінің кешенді қауіпсіздігін қамтамасыз ету көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

3.2 Экологиялық таза су алуда пайдаланылатын Тайжүзген және Шаңқанай  цеолиттерін  зерттеу

Сүт өнімдері адам рационында айтарлықтай маңызды орынды алады. Маусымаралық кезеңде тұрғындардың  сүт өнімдеріне қажеттілігін қамтамасыз ету үшін Қазақстанда сүт зауыттарында құрғақ сүт пайдаланылады. Маусымдылық-қазақстандық сүт өндірісінің айрықша ерекшеліктерінің бірі. Бұдан басқа, сүт өндірісінде құрғақ және майсыз сүтті қолдану стандарттар мен рецептураны қадағалайды. Бұл сүт өнімдеріне сұраныстың маусымдық кезеңінде шикі сүттің жетіспеушілігінің орнын толтырады [175, 176].

Су сапасының мәселелері, суды дайындау әдістері және сүт өндірісінде қолданылатын судың қасиеттеріне қойылатын талаптар 1-тарауда қарастырылған.

Сүт және сүт өнімдерін өндіру процесінде пайдаланылатын және азық-түлік  шикізатымен, қаптама материалдарымен тікелей жанасатын су Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы»  (КО ТР 021/2011), «Сүт және сүт өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 033/2013) техникалық регламентінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 13.05.2008 ж. «Халыққа арналған ауыз судың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің талаптарына, яғни ауыз суға қойылатын барлық әдеттегі талаптарға сәйкес келуі тиіс,  сонымен қатар бактериологиялық тазалықтың жоғары деңгейімен, кермектілікті шектеумен және темірдің болмауымен ерекшеленеді, бұл өз кезегінде тіпті аз мөлшерде болса да, дайын өнімдердің иісі мен дәмінде жағымсыз өзгерістер тудыруы мүмкін [41; 57, б 40;   60, б. 62].

Жалпы, зерттеу нәтижелері бойынша судың қасиеттері қалпына келтірілген сүттің органолептикалық қасиеттеріне айтарлықтай әсер ететіні анықталды. Су дайындау технологияларының қазіргі заманғы даму деңгейін және тиісті түрлі жабдықтарды ескере отырып, құрғақ сүт өңдеушілерге кәсіпорындарды су дайындау қондырғыларымен қайта жарақтандыруды ұсынған жөн. Оларды таңдау суды тікелей кәсіпорында зерттеу нәтижелеріне негізделеді [177].

Әдебиеттік шолуда көрсетілгендей, цеолит әртүрлі су тазарту жүйелерінде кеңінен қолданылады. Бұрын жүргізілген зерттеулерде, Сібірдің түрлі кен орындарының табиғи және модификацияланған цеолиттерінің механикалық, физика-химиялық қасиеттері бойынша сүзгі материалдарына қойылатын талаптарға жауап беретіндігі, судың микробиологиялық, химиялық және органолептикалық көрсеткіштеріне теріс әсер етпейтіндігі, ауыз су және өнеркәсіптік сумен жабдықтау саласында гигиеналық қауіпсіздік міндеттерін шешу үшін қолдануға болатындығы көрсетілген.

Алайда, судың әртүрлі ластануына қатысты цеолиттің өзіндік қасиеттерінің минералдың түріне, оның модификациясына, химиялық құрамына және басқа да бірқатар сипаттамаларына байланысты едәуір айырмашылықтары болады.

Бұл зерттеудің міндеті Тайжүзген және Шанқанай кен орындары цеолиттерінің ауыр металдар иондарына  қатысты ион алмасу қасиеттерін, сорбциясын зерттеу.

Цеолиттердің ион алмасу сыйымдылығы - олардың сорбциялық және технологиялық қасиеттерін сипаттайтын негізгі параметрлердің бірі. Барлық кристаллохимиялық позицияларда бір ион басқа ионның  толық орын  басуына сәйкес келетін максималды алмасу сыйымдылығын және белгілі бір физика-химиялық жағдайларда жүзеге асырылатын және бір ион басқаның біртіндеп орынын басуымен  жүретін алмасу сыйымдылығын ажыратамыз. Сонымен, клиноптилолиттің алмасу сыйымдылығының максималды мәні су-тұз ерітінділермен әрекеттескен кезде 1,95 ммоль/г құрайды [128, б. 95].

Жалпы алғанда, цеолиттердің химиялық құрамы (5) формула бойынша сипатталады:

Me2/nO·Al2O3·xSiO2·yH2O      (5)

мұнда  n- металл катионының валенттілігі, x- SiO2/Al2O3 мольдік қатынасы, y- су мольдерінің саны.

Цеолиттердегі қуыстар мен арналардың жалпы мөлшері көлемнің шамамен 50% құрайды. Цеолиттердің қаңқасы теріс зарядталған, ионға қарсы орнына келетін зарядтың салдарынан протондардың немесе басқа катиондардың орнын басуы мүмкін (сурет 10). Цеолит бетінің теріс заряды полярлық бөлшектердің адсорбциясына ықпал етеді.

Сурет 10–Металл иондарының  цеолитпен  ионалмасу механизмі

Дегенмен, табиғи цеолиттердің максималды алмасу сыйымдылығының экспериментті алынған  мәндері олардың құрылымындағы тетраэдрлік алюминийдің мөлшері  бойынша есептелген теориялық мәндерден төмен [128, б. 88]. Бұл әр түрлі себептерге: жанартаулық шынының болуына немесе олардың тепе-теңдікке жақындауы кезінде  ионалмасу  реакциялары жылдамдығының бәсеңдеуіне негізделген.

Егер минералды бөлме температурасында әртүрлі концентрациядағы тұз қышқылының ерітінділерімен өңдегенде клиноптилолиттің толық катионсыздануы және алюменсізденуі жүретін болса, цеолиттің аммонийлі түрін  қыздыру арқылы сутекті түрін алу кезінде алюменсіздену жүрмейді [178].

Жұмыстың осы кезеңінде Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи және тұз қышқылымен модификацияланған цеолиттері қолданылды. Тайжүзген және Шанқанай кен орындарының цеолиттерінің барлық нұсқаларында 0,1, 0,5 және 1 мм болатын бөлшектердің мөлшерін пайдаландық. Минералдардың фракциялары жүргізілген зерттеулер негізінде таңдалды, яғни 1,0 мм-ден төмен  бөлшектерді қолдану ерітінділерді сүзу кезінде минералды қабаттың гидродинамикалық кедергісін арттыратынын көрсетті. Екінші жағынан, жүргізілген эксперименттерде динамикалық жағдайда суды өңдеу үшін цеолит фракциясының ≤0,1 мм қолдану, сулы ортадан жұқа дисперсті фазаны бөлудің күрделілігіне байланысты мүмкін емес екендігі анықталды. Плотников және басқалардың жұмыстарында суды бактериялардан тазарту үшін жүкетеме ретінде сорбенттің фракциясы 0,1 мм-ден кем мөлшерде модификацияланған цеолиттерді пайдаланудың мүмкіндігі дәлелденген [118, б. 107]. Цеолит уыттылығының болмауына қарамастан ауыз судың сапасын жақсарту үшін динамикалық жағдайда механикалық ұнтақталуға төзімді келетін  шамасы 0,1-1,0 мм цеолит фракцияларын пайдалану ұсынылады. Зерттеудің осы кезеңінде табиғи цеолиттің алмасу сыйымдылығын арттыру және оның сорбциялық қасиеттерін жақсарту үшін «қатаң» модификациялау әдісімен модификацияланды. Модификациялау үшін тығыздығы 1,198 г/см3  концентрацияланған 37% тұз қышқылының ерітіндісінен дайындалатын 1 н тұз қышқылының 4% ерітіндісі пайдаланылды. Қышқылды таңдау цеолит модификаторы ретінде тұз қышқылын пайдалану кезінде басқа қышқылдарға қарағанда ерімейтін тұздар оның бетінде пайда болмайды, бұл цеолит құрылымының бетінің бітелуін болдырмайды [152, б. 2; 101, б.74]. 16-шы кестеде HCl модификациясына дейін және одан кейін жұмыста қолданылатын қазақстандық кен орындарының цеолит үлгілерінің құрамы көрсетілген.

Кесте 16 – HCl-мен модификацияланғанға дейінгі және кейінгі қазақстандық кен орындары цеолиттерінің химиялық құрамы

| Құрамы, концентрациясы, массасы % | Цеолиттік материал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тайжүзген |  | Шаңқанай |  |
|  | Табиғи | Модификацияланған | Табиғи | Модификацияланған |
| Na2O | 2,07 | 1,53 | 2,45 | 3,14 |
| MgO | 1,81 | 0,91 | 2,62 | 3,25 |
| Al2O3 | 17,92 | 15,53 | 16,94 | 17,03 |
| SiO2 | 70,07 | 73,34 | 62,54 | 62,72 |
| K2O | 4,34 | 4,57 | 2,67 | 2,00 |
| CaO | 2,42 | 2,38 | 5,49 | 4,54 |
| TiO2 | - | - | 0,83 | 0,69 |
| MnO | - | - | 0,17 | - |
| FeO | 1,38 | 1,73 | 6,29 | 6,63 |

Сорбенттерді 1 н HCl ерітіндісімен алдын-ала  өңдеу цеолиттердің адсорбциялық қабілетіне әсер етпейтіндігі  анықталды. Бұл нәтижелер өңдеуден кейін цеолит құрамындағы SiO2 үлесінің өзгермеуімен негізделеді.

Рентгенодифрактометриялық талдау CuК– сәулелі, β-сүзгімен ДРОН-3 автоматтандырылған дифрактометрінде жүргізілді.  Дифрактограммаға түсіру шарттары: U=35 кВ; I=20 мА; түсіру θ-2θ; детектор 2 град/мин. Жартылай сандық негіздегі рентгенофазалық талдау тең аспалар мен жасанды қоспалар әдісін қолдана отырып, ұнтақ сынамаларының дифрактограммалары бойынша орындалды. Кристалдық фазалардың сандық қатынасы анықталды. Негізгі фазалар үшін қоспаларға  есептеу жүргізілді. Аз мөлшерде және тек 1-2 дифракциялық рефлекстердің немесе нашар кристалданудың болуына байланысты сәйкестендіру мүмкін емес қоспалар көрсетілді.  Жазықтықаралық қашықтық және үлгілердің фазалық құрамы 17-ші кестеде көрсетілген [179].

Кесте 17 – Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерінің жазықтықаралық қашықтығы және үлгілерінің  фазалық құрамы

| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті |  |  | Шанқанай кен орнының табиғи цеолиті |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, Å | I % | минерал | d, Å | I % | минерал |
| 14,02855 | 19,6 | смектит | 14,28128 | 23,7 | монтмориллонит (смектит) |
| 9,03618 | 24,7 | клиноптилолит | 9,46528 | 34,4 | ламонтит |
| 7,94808 | 14,8 | клиноптилолит | 8,98021 | 52,4 | клиноптилолит |
| 6,65278 | 14,9 | клиноптилолит | 7,90552 | 24,4 | клиноптилолит |
| 6,37924 | 4,2 | ПШ(альбит) | 6,83373 | 33,7 | клиноптилолит |
| 5,27303 | 15,9 | клиноптилолит | 5,60729 | 27,8 | ПШ(альбит) |
| 5,11657 | 16,5 | клиноптилолит | 5,12042 | 29,2 | клиноптилолит |
| 4,67201 | 18,7 | клиноптилолит | 4,67339 | 29,0 | клиноптилолит |
| 4,47112 | 20,8 | смектит | 4,49995 | 27,6 | монтмориллонит (смектит) |
| 4,25442 | 32,5 | кварц | 4,25775 | 38,5 | кварц |
| 3,97849 | 36,3 | клиноптилолит, ПШ(альбит) | 4,15598 | 31,3 | ламонтит |
| 3,92433 | 27,1 | клиноптилолит | 4,03244 | 41,9 | ПШ(альбит) |
| 3,78425 | 24,9 | КПШ(ортоклаз) | 3,97388 | 48,7 | клиноптилолит |
| 3,56673 | 16,5 | КПШ(ортоклаз) | 3,91763 | 38,5 | клиноптилолит |
| 3,34444 | 100,0 | кварц | 3,76496 | 35,4 | КПШ(ортоклаз) |
| 3,23349 | 28,8 | КПШ(ортоклаз) | 3,67024 | 38,6 | ПШ(альбит) |
| 3,18953 | 66,5 | ПШ(альбит) | 3,50194 | 34,9 | ламонтит, КПШ(ортоклаз) |
| 2,98814 | 28,8 | КПШ(ортоклаз) | 3,34337 | 100,0 | кварц |
| 2,80169 | 14,2 | клиноптилолит | 3,19007 | 70,3 | ПШ(альбит) |
| 2,57073 | 14,7 | КПШ(ортоклаз), ПШ(альбит) | 2,98939 | 43,2 | клиноптилолит |
| 2,45667 | 16,8 | кварц | 2,93668 | 32,0 | ПШ(альбит) |
| 2,28263 | 12,7 | кварц | 2,79857 | 32,2 | клиноптилолит |
| 2,23723 | 10,3 | кварц | 2,70356 | 32,4 | гематит, ламонтит |
| 2,16957 | 9,8 | КПШ(ортоклаз) | 2,52047 | 31,9 | клиноптилолит |
| 2,12730 | 15,4 | кварц | 1,79911 | 18,2 | КПШ(ортоклаз) |
| 1,81744 | 13,4 | кварц |  |  |  |

Қазіргі фазаларды анықтауға мүмкіндік беретін  дифракциялық рефлекстер алынды. Жартылай сандық рентген фазалық талдау нәтижелері 18-шы кестеде көрсетілген.

Кесте 18 – Жартылай сандық рентген фазалық талдау нәтижелері

| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті |  |  | Шанқанай кен орнының табиғи цеолиті |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минерал | Формула | Концентрация, % | Минерал | Формула | Концентрация, % |
| клиноптилолит (цеолит) | (Na,K,Ca)2.5Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O | 34,3 | клиноптилолит (цеолит) | (Na,K,Ca)2.5Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O | 46,9 |
| монтмориллонит (смектит) | (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·xH2O | 27,9 | кварц | SiO2 | 13,1 |
| кварц | SiO2 | 21,7 | монтмориллонит (смектит) | (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·xH2O | 13,1 |
| ПШ (альбит) | Na(AlSi3O8) | 12,7 | ламонтит (цеолит) | Ca0.89(Al2Si4O12)(H2O)1.88 | 9,5 |
| КПШ (ортоклаз) | K(AlSi3O8) | 3,4 | ПШ (альбит) | Na(AlSi3O8) | 7,8 |
| - | - | - | гематит | Fe2O3 | 6,3 |
| - | - | - | КПШ (ортоклаз) | K(AlSi3O8) | 3,4 |

РФА көмегімен цеолиттердің  минералогиялық құрамы анықталды (сурет 11) [101, б. 76 ].

Тайжүзген цеолитінің зерттелген үлгісінің құрамында клиноптилолит (Na,K,Ca)2.5Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O) - 34,3%, ал Шаңқанай цеолиті үлгісінің құрамында клиноптилолит (Na,K,Ca)2.5Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O) – 46,9%.

Үлгілерді зерттеу кезінде рентгендік спектрлік микроанализ әдісі қолданылды. JEOL (JEOL), Жапония фирмасының superprobe 733 (Superprobe 733) маркалы электронды-зондтық микроанализаторы пайдаланылды. Үлгілердің элементтік құрамын талдау және сәулеленудің әр түрлі түрлеріндегі фототүсірілім Superprobe 733 маркалы электронды-зондты микроанализаторға орнатылған Oxford instruments фирмасының 25 кВ үдеткіш кернеуі және 25 нА зонд тогы кезіндегі INCA ENERGY  энергодисперсиялық спектрометрін пайдалана отырып орындалды.  Кері шашыраңқы электрондардағы суреттердегі контраст минералдың орташа атомдық санына байланысты. Түйіршік  учаскесіндегі ауыр элементтердің концентрациясы неғұрлым көп болса, соғұрлым жеңіл көрінеді.  Бұл әдіс ауыр элементтері бар минералдардың түйірлерін табуға және талдауға мүмкіндік берді. Электронды-микроскопиялық зерттеу бойынша цеолит бөлшектері  клиноптилолитке тән  (сурет 12).

а)

б) а) Тайжүзген цеолит үлгісінің дифрактограммасы; б) Шаңқанай цеолит үлгісінің дифрактограммасы

Сурет 11 - Цеолит дифрактограммалары

|  | а) Тайжүзген кен орны цеолиті |  | б) Шаңқанай кен орны цеолиті |
| --- | --- | --- | --- |
| Сурет 12 – Цеолиттердің микрофотографиясы |  |  |  |

Сынама барысында кеуектіліктің меншікті көлемі, меншікті беті және кеуектіліктің орташа мөлшері анықталды (кесте 19).

Кесте 19 – Минералды сорбенттердің беттік сипаттамалары

| Үлгілердің атаулары | Салмағы, мг | Сорбенттер дің мөлшері, мм | Меншікті беті, м2/г | Кеуектіліктің меншікті көлемі, см3/г | Кеуектіліктің орташа мөлшері, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайжүзген табиғи цеолиті | 189,2 | 0,5-1,0 | 18,75 | 0,011 | 1,715 |
| Тайжүзген модификацияланған цеолиті | 185,2 | 0,5-1,0 | 22,43 | 0,012 | 1,714 |
| Шаңқанай табиғи цеолиті | 184,3 | 0,5-1,0 | 6,41 | 0,009 | 1,715 |
| Шаңқанай модификацияланған цеолиті | 174,6 | 0,5-1,0 | 11,13 | 0,010 | 1,716 |

Бұл цеолиттердің беттік сипаттамалары  фракциясы 0,5-1,0 мм болғанда модификацияланған цеолиттерде меншікті  беттердің максималды меншікті беті мен   кеуектіліктің меншікті  көлеміне жетеді. Кеуектіліктің орташа мөлшері барлық үлгілерде де айтарлықтай өзгермейді (кесте 19).

Келесі кезеңде Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттерімен ауыр металдардың сорбциясы зерттелді. Бұл зерттеулерді жүргізу сүт өнімдерін өндіретін кәсіпорындарда  қолданылатын суларда кадмий, қорғасын, темір сияқты элементтердің болуына негізделді.  Ол үшін қорғасын, кадмий және темір тұздарының дистилденген судағы  модельдік ерітінділері қолданылды, олар табиғи және Н+ формаларында (HCl модификациясынан кейін) Шаңқанай немесе Тайжүзген цеолиттерімен толтырылған баған арқылы өтті. Модельдік ерітіндіні  өңдегенге дейін және одан кейін  атомды-абсорбционды әдіспен КВАНТ-Z спектрометріндегі ауыр металдардың мөлшері талданды (кесте 20) .

20-шы кестедегі деректер көрсеткендей, суды тазарту үшін цеолит сүзгісін қолдану модельдік ерітіндідегі улы элементтердің концентрациясын 98% дейін төмендетуге мүмкіндік берді.

Алынған нәтижелерден көріп отырғанымыздай, әртүрлі металдардың иондарын цеолиттермен шығару әртүрлі. Әдеби мәліметтерден [180, 181]  екі валентті катиондар үшін  физика-химиялық жағдайларда максималды сыйымдылық болмайтыны белгілі.  Алайда, олар үшін келесі заңдылық  байқалады: екі валентті катионның радиусы неғұрлым аз болса және сәйкесінше оның гидратациялық  қабілеті, иондық потенциалы жоғары және сыйымдылық төмен болған сайын, зарядтың координациялық санға қатынасы жоғары болады. Бұдан шығатыны, үлкен мөлшердегі ауыр металл иондары Pb2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Cs2+ цеолит туфтерімен абсорбциялануы  керек.

Кесте 20 – Табиғи және модификацияланған цеолиттермен модельдік ерітінділерді тазарту бойынша салыстырмалы мәліметтер

| Ауыр металдар | Моделіьдік ерітіндідегі ауыр металдардың концентрациясы, мг/л |  | 25 мл модельдік ерітіндідегі ауыр металдардың массасы, мг |  |  | Судың тазалану дәрежесі, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сүзуге дейін | сүзуден кейін | сүзуге дейін | сүзуден кейін | сорбентте |  |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен |  |  |  |  |  |  |
| Pb2+ | 2,412±0,082 | 2,022±0,046 | 0,0603 | 0,0207 | 0,0396 | 65,67 |
| Cd2+ | 293,864±22,334 | 17,811±0,802 | 7,347 | 0,445 | 6,902 | 93,94 |
| Fe2+ | 40,666±1,789 | 15,972±0,831 | 1,017 | 0,299 | 0,718 | 70,60 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолитімен |  |  |  |  |  |  |
| Pb2+ | 2,412±0,082 | 1,565±0,011 | 0,0603 | 0,0191 | 0,0412 | 68,32 |
| Cd2+ | 293,864±22,334 | 26,233±0,709 | 7,347 | 0,6558 | 6,6912 | 91,07 |
| Fe2+ | 40,666±1,789 | 20,016±1,461 | 1,017 | 0,500 | 0,517 | 50,8 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен |  |  |  |  |  |  |
| Pb2+ | 2,412±0,082 | 0,493±0,0099 | 0,0603 | 0,0123 | 0,048 | 79,6 |
| Cd2+ | 293,864±22,334 | 3,667±0,097 | 7,347 | 0,092 | 7,255 | 98,75 |
| Fe2+ | 40,666±1,789 | 9,124±1,141 | 1,017 | 0,2281 | 0,7899 | 77,57 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолитімен |  |  |  |  |  |  |
| Pb2+ | 2,412±0,082 | 0,493±0,0099 | 0,0603 | 0,0123 | 0,048 | 79,6 |
| Cd2+ | 293,864±22,334 | 3,667±0,097 | 7,347 | 0,092 | 7,255 | 98,75 |
| Fe2+ | 40,666±1,789 | 5,48±0,284 | 1,017 | 0,137 | 0,88 | 86,53 |

Біздің жағдайда минералдың кен орны мен модификациясына қарамастан, мейлінше жоғары кадмийдің сорбциясы, сәл аздау – қорғасын ионының сорбциялануы  жүреді. Минералдардың модификациясы цеолиттің алмасу сыйымдылығын арттыруға ықпал етеді және бағанның кірісі мен шығуындағы ион концентрациясын теңестіргенге дейін судың көп мөлшерін өткізуге мүмкіндік береді.

3.3 Цеолиттермен сулы ерітінділерден ауыр металдарды, кадмий мысалында  тепе-теңдігін зерттеу

Цеолитердің түрлі үлгілерімен Cd2+ адсорбциясы   концентрациясы   2,5-40 моль/дм3 аралығында үлгілік ерітінділерге зерттелді. Зерттеу нәтижелері 21-кестеде және 13-14-суреттерде келтірілген.

Кадмийдің  көміртегі цеолит сорбенттерімен адсорбциясының эксперименттік мәліметтеріне сәйкес адсорбция изотермалары салынды (сурет 13-14).

Кесте 21 – Статикалық жағдайларда Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерінде  Cd2+  иондарының адсорбция көрсеткіштері

| Сорбенттердегі Cd2+ иондары адсорбциясының негізгі параметрлері |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бастапқы концентрация С1, мг/л | модификацияланған |  |  | табиғи |  |  |
|  | Тепе-теңдік концентра-циясы С2, мг/л | А, адсорбция мг/г | Шығару дәрежесі % | Тепе-теңдік концентра-циясы С2, мг/л | А, адсорбция мг/г | Шығару дәрежесі % |
|  | Тайжүзген цеолиті |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 0,0100 | 0,125 | 99,60 | 0,1019 | 0,120 | 95,92 |
| 5 | 0,0501 | 0,247 | 98,97 | 0,1902 | 0,240 | 96,20 |
| 10 | 0,2190 | 0,489 | 97,81 | 0,3946 | 0,480 | 96,05 |
| 20 | 0,4130 | 0,979 | 97,94 | 0,5745 | 0,971 | 97,13 |
| 40 | 0,6600 | 1,967 | 98,35 | 0,9121 | 1,954 | 97,72 |
|  | Шаңқанай цеолиті |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 0,2721 | 0,111 | 89,12 | 0,3105 | 0,109 | 87,58 |
| 5 | 0,3105 | 0,234 | 93,79 | 0,4205 | 0,229 | 91,59 |
| 10 | 0,7500 | 0,463 | 92,50 | 0,8219 | 0,459 | 91,78 |
| 20 | 0,8114 | 0,959 | 95,94 | 0,9046 | 0,955 | 95,48 |
| 40 | 1,0024 | 1,949 | 97,49 | 1,1005 | 1,949 | 97,25 |

Цеолитті сорбенттермен Cd2+ адсорбциясы алынған эксперименттік мәліметтер бойынша адсорбция изотермалары тұрғызылды, бұл зерттелетін сорбенттердің адсорбциялық қасиеттерін бағалаудың негізгі критерийлерінің бірі болып табылады және  тепе-теңдік жағдайда адсорбат концентрациясынан сорбенттің белсінділігінің (сорбцияық сыйымдылығын) тәуелділігін анықтауға мүмкіндік береді (кесте 21).  Ерітінділерден Cd2+ адсорбциясы кезінде цеолиттердің түрлі таңдаулы қабілеттері сорбаттың физико-химиялық қасиеттеріне: табиғатына, алыну жолына және кеуектілігіне байланысты негізделген. Адсорбцияның барлық изотермасында төмен концентрациясында  сызықтық аумағы тән,   бұл максималды адсорбциялық сыйымдылыққа әлі жетпегенін  көрсетеді.  Барлық сорбенттер үшін жоғары концентрацияларда адсорбциялық сыйымдылық әр түрлі.

Цеолитті сорбенттерді 1 н HCl ерітіндісімен модификациялау Cd2+ адсорбция шамасына әсер етпейтіндігі анықталды. Төмен концентрациялардағы барлық цеолитті сорбенттер сулы ерітінділерден Cd2+  жақсы шығарады.

Суды Cd2+ иондарынан тазарту үшін адсорбент ретінде Тайжүзген табиғи цеолиті, Тайжүзген модификацияланған цеолиті, Шаңқанай табиғи цеолиті, Шаңқанай модификацияланған цеолиті қолданылды. Cd2+иондарының бастапқы концентрациясы 2,5-40 мг/л аралығында болғанда Cd2+ иондары  модификацияланған Тайжүзген цеолит бетінде толығымен адсорбцияланып, судағы концентрациясы 0,0100 мг/л-ге дейін төмендейді, яғни су металл иондарынан 99,6% -ға дейін тазаланады.  Ал табиғи  Тайжүзген цеолитінде, судағы концентрациясы 0,1019 мг/л-ге болды, яғни су металл иондарынан 97,75 % -ға дейін тазаланады.

Сурет 13 – Cd2+ иондарының Тайжүзген  табиғи және модификацияланған  цеолитіндегі адсорбция изотермасы,  T=298 К

Cурет 14 – Cd2+ иондарының Шаңқанай табиғи және   модификацияланған  цеолитіндегі адсорбция изотермасы,  T=298 К

Тайжүзген цеолитін Шаңқанай цеолитіне ауыстырғанда, Cd2+иондарының бастапқы концентрациясы 2,5-40 мг/л аралығында болғанда Cd2+ иондары  модификацияланған Шаңқанай цеолит бетінде де толығымен адсорбцияланып, судағы концентрациясы 0,2721 мг/л-ге дейін төмендейді, яғни су металл иондарынан 89,116 -ға дейін, ал Шаңқанай табиғи цеолитінде, судағы концентрациясы 2,1895 мг/л-ге төмендеп, су металл иондарынан 87,58% -ға дейін  тазаланады.

Жалпы алғанда адсорбция қисықтары Ленгмюр изотерамасына сәйкес, өйткені Cd2+ иондарының жоғары концентрациясында адсорбция мәндері тұрақтануға жақын.

3.4   Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерінің табиғи және модификацияланған формасында динамикалық белсенділігін зерттеу

Сорбенттің динамикалық белсенділігі сіңірілетін заттың бастапқы өткізу  уақытынан оның секіруге дейінгі, яғни сорбент қабатынан шығу уақыты ретінде немесе сорбент қабаты арқылы сіңірілетін заттың секіру  сәтіне дейін  сорбент көлемінің немесе массасының  бірлігіне сіңірілген заттың шекті мөлшері ретінде анықталады.

Іс-жүзінде сорбциялық үдерістер динамикалық түрде жүреді, себебі өндіріс үдерістерін  автоматтандыру және оның үздіксіздігі үшін қолайлы.

Сорбент сіңірген зат мөлшері мен тепе-теңдік кезінде ерітіндіде қалған зат арасындағы байланыс таралу заңына бағынады.

Адсорбция жоғары жылдамдықпен жүреді және адсорбция сатысы үдерістің жылдамдығын шектемейді. Сондықтан сыртқы немесе ішкі диффузия шектеу кезеңі ретінде қарастырылады. Диффузиялық сатылардың екеуі де үдерісті  шектейтін жағдайлар болуы мүмкін.

Сыртқы диффузия аумағында зат массасының ауысу жылдамдығы ағынның турбуленттік шамасына, яғни сұйықтықтың ағу жылдамдығына байланысты.

Ішкі диффузиялық аумақтағы массатасымалдау қарқындылығы адсорбенттің сипаттамасына тәуелді – оның түріне, кеуектіліктің шамасына, формасына және түйіршіктің шамасына, сіңірілетін заттың молекула мөлшеріне, масса өткізу коэффициентіне байланысты.

Адсорбцияның гидродинамикалық режимі ішкі диффузия аумағында шектелуі тиіс. Қажетті құрылымы бар адсорбентті таңдағанда және оның түйірлерінің мөлшерін азайтқанда ішкі диффузиялық аумақтың  кедергісі төмендейді.

Табиғи және модификацияланған формада Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерінің динамикалық белсенділігін зерттеуді цеолит қабатының түрлі көлемімен (сорбент қабатының биіктігі мен ені (диаметрі) оның массасын және темір (Fe+2), қорғасын (Pb+2)  және кадмий (Cd+2)  иондарының модельдік ерітінділерін  пайдалана отырып,  жүргізілді. Осы иондардың сорбция кинетикасын зерттеу параметрлері 22, 23, 24 – ші кестелерде келтірілген.

Суды темір иондарынан динамикалық режимде тазарту жағдайларын анықтау үшін сорбентпен толтырылған баған арқылы суды 4 мл/мин (0,24 дм3/сағ) жылдамдықпен өткіздік. Fe2+ иондарының концентрациясын фотоколориметриялық әдіспен (KFK-2фотоколориметрі) анықталды.   Нәтижелері 21-ші кестеде және 15-16 суреттерде көрсетілген.

Қорғасын және кадмий  иондарының мөлшерін, модельді ерітінділердің концентрациясының төмен болуынан,  атомды-абсорбционды әдіспен КВАНТ-Z.ЭТА-Т спектрометрінде анықталды,  Алынған нәтижелер 23-24-ші кестелерде және 17-20  суреттерде көрсетілген.

Зерттеу нәтижелерінен ДАС мәндері – динамикалық (жұмыс) алмасу сыйымдылығы немесе басқаша айтқанда секіруге дейінгі сыйымдылығы анықталды.  Бұл мәндер сорбцияланатын «секіруге» жеткенге дейінгі, яғни сүзіндіде сорбцияланатын ионның біршама аз концентрациясы пайда болғанға  дейін ионның (мысалы, ионит көлемінің немесе массасының бірлігіне жатқызылатын бастапқы концентрациядан 1,0 %),  цеолиттің қабаты арқылы белігілі құрамды ерітіндіні өткізгендегі цеолит сіңірген  иондардың санын білдіреді. ДАС тұрақты шама емес және ионит арқылы ерітіндіні өткізу жылдамдығына, ионит түйірінің мөлшеріне, ерітіндінің құрамына және температураға байланысты.

Алынған нәтижелер 22, 23, 24, 25, 26, 27 –ші  кестелерде және 15, 16, 17,18,19,20 суреттерде көрсетілген.

Кесте  22 – Темір иондары бойынша табиғи және модификацияланған Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерінің динамикалық белсенділігін зерттеудің параметрлері мен көрсеткіштері ([Fe2+]баст ерітіндіде  2,5 мг/л)

| Цеолиттің аталуы | Фракция | Цеолит салмағы, г | d (см) | h (см) | Уақыты (t) мин | 1ші өткізілген көлем V1 (мл), уақыты (минут) | 2ші өткізілген көлем V2 (мл), уақыты (минут) | 3ші өткізілген көлем V3 (мл), уақыты (минут) | 4ші өткізілген көлем V4 (мл), уақыты (минут) | С (Fe)мг/л V1 | С (Fe)мг/л V2 | С (Fe)мг/л V3 | С (Fe)мг/л V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,65 | 0,8 | 0,95 | 1,1 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,5 | 0,75 | 0,95 | 1,05 |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,9 | 0,95 | 1,1 | 1,2 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 1,2 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,65 | 0,7 | 0,92 | 0,92 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,45 | 0,85 | 0,9 | 1,15 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,5 | 0,8 | 0,82 | 0,9 |

Кесте 23 - Қорғасын  иондары бойынша табиғи және модификацияланған Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерінің динамикалық белсенділігін зерттеудің параметрлері мен көрсеткіштері  ([Pb2+] бастерітіндіде  0,1502± 0,0101мг/л)

| Цеолиттің аталуы | Фракция | Цеолит салмағы, г | d (см) | h (см) | Уақыты (t) мин | 1ші өткізілген көлем V1 (мл), уақыты (минут) | 2ші өткізілген көлем V2 (мл), уақыты (минут) | 3ші өткізілген көлем V3 (мл), уақыты (минут) | 4ші өткізілген көлем V4 (мл), уақыты (минут) | С (Pb) мг/л (V1) | С (Pb) мг/л (V2) | С (Pb) мг/л (V3) | С (Pb) мг/л (V4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0162± 0,0004 | 0,0871± 0,00087 | 0,1021± 0,0084 | 0,1176± 0,0011 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0343± 0,0037 | 0,0555± 0,0004 | 0,0992± 0,0014 | 0,1430± 0,0038 |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0361± 0,0006 | 0,0433± 0,0002 | 0,0482± 0,0030 | 0,0569± 0,0015 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0079± 0,0001 | 0,0241± 0,0006 | 0,0532± 0,0004 | 0,0823± 0,0005 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0127± 0,0001 | 0,0362± 0,0008 | 0,0531±0,0012 | 0,0752± 0,0009 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0164± 0,0002 | 0,0448± 0,00016 | 0,0957± 0,0075 | 0,1106± 0,0035 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0150± 0,0006 | 0,0239± 0,0001 | 0,0422± 0,0007 | 0,0693± 0,0004 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0356± 0,0004 | 0,0616± 0,0002 | 0,0835± 0,0009 | 0,1027± 0,0004 |

Кесте  24 – Кадмий  иондары бойынша табиғи және модификацияланған Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерінің динамикалық белсенділігін зерттеудің параметрлері мен көрсеткіштері ([Cd2+]баст ерітіндіде  – 0,0116±0,0003мг/л)

| Цеолиттің аталуы | Фракция | Цеолит салмағы, г | d (см) | h (см) | Уақыты (t) мин | 1ші өткізілген көлем V1 (мл), уақыты (минут) | 2ші өткізілген көлем V2 (мл), уақыты (минут) | 3ші өткізілген көлем V3 (мл), уақыты (минут) | 4ші өткізілген көлем V4 (мл), уақыты (минут) | С(Cd) мг/л (V1) | С(Cd) мг/л (V1) | С(Cd) мг/л (V1) | С(Cd) мг/л (V1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0019±0,0001 | 0,0019±0,0003 | 0,0026± 0,001 | 0,0043± 0,0001 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0014± 0,0005 | 0,0028± 0,0011 | 0,0038± 0,0001 | 0,0042± 0,0005 |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0018± 0,0002 | 0,0019±0,0005 | 0,0049± 0,0002 | 0,0079± 0,0009 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0016±0,0001 | 0,0031± 0,0004 | 0,0041± 0,0004 | 0,0066± 0,0001 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0013± 0,0002 | 0,0019± 0,0003 | 0,0035± 0,0002 | 0,0053± 0,0002 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0016± 0,0001 | 0,0025±0,0004 | 0,0072± 0,0005 | 0,0099± 0,0002 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0022± 0,0001 | 0,0034±0,0001 | 0,0048± 0,0005 | 0,0089± 0,0006 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 30,0 / 7,5 | 0,0022±0,0002 | 0,0048±0,0005 | 0,0091± 0,0006 | 0,0103± 0,0001 |

Кесте 25 – Темір иондары бойынша табиғи және модификацияланған Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерінің массасы және қабаттың көлеміне (биіктігі және диаметрі) байланысты ДАС көрсеткіштері  ([Fe2+] баст ерітіндіде  2,5 мг/л)

Vt – 30 мл,   Fe  mбаст.= 2,5 мг/л *30 мл/1000 = 0,075  мг

| Цеолиттің аталуы | Фракция (мм) | Цеолит салмағы, г | d(см) | h (см) | Жалпы өткізу уақыты | Жалпы Vөтк, мл | mc1 (Fe) мг | mc2 (Fe)мг | mc3 (Fe)мг | mc4 (Fe) мг | ДАС мг/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,0555 | 0,051 | 0,0495 | 0,042 | 0,05 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,06 | 0,05 | 0,0465 | 0,0435 | 0,05 |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,048 | 0,0465 | 0,042 | 0,039 | 0,035 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,048 | 0,0465 | 0,0465 | 0,039 | 0,036 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,0615 | 0,0495 | 0,048 | 0,0405 | 0,013 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,06 | 0,051 | 0,0504 | 0,048 | 0,014 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,06 | 0,054 | 0,048 | 0,042 | 0,014 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,0555 | 0,054 | 0,0474 | 0,0474 | 0,014 |

Кесте  26 – Қорғасын  иондары  бойынша табиғи және модификацияланған Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерінің массасы және қабаттың көлеміне (биіктігі және диаметрі) байланысты ДАС көрсеткіштері   ([Pb 2+] баст ерітіндіде  0,1502± 0,0101мг/л)

Vt – 30 мл,   Pb mбаст.= 0,1502 мг/л *30 мл/1000 = 0,0045 мг

| Цеолиттің аталуы | Фракция (мм) | Цеолит салмағы, г | d(см) | h (см) | Жалпы өткізу уақыты | Жалпы Vөтк, мл | mc1 (Pb)мг | mc2 (Pb)мг | mc3 (Pb)мг | mc4 (Pb)мг | ДАС мг/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,00402 | 0,00188 | 0,00144 | 0,000972 | 0,002 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,00347 | 0,00293 | 0,00152 | 0,00021 | 0,002 |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,00342 | 0,00320 | 0,00305 | 0,00279 | 0,0025 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,004262 | 0,00378 | 0,0029 | 0,00203 | 0,0025 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,00405 | 0,00378 | 0,00323 | 0,00242 | 0,009 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,00343 | 0,00265 | 0,00199 | 0,00142 | 0,0007 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,00412 | 0,00342 | 0,0029 | 0,00224 | 0,0008 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,00401 | 0,00315 | 0,00163 | 0,001182 | 0,0007 |

Кесте  27 – Кадмий  иондары бойынша табиғи және модификацияланған Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерінің массасы және қабаттың көлеміне (биіктігі және диаметрі) байланысты ДАС көрсеткіштері    ([Cd2+]баст ерітіндіде  – 0,0116±0,0003мг/л)

Vt – 30 мл,   Cd mбаст.= 0,116 мг/л *30 мл/1000 = 0,000348 мг

| Цеолиттің аталуы | Фракция (мм) | Цеолит салмағы, г | d(см) | h (см) | Жалпы өткізу уақыты | Жалпы Vөтк, мл | mc1 (Cd) мг | mc2 (Cd) мг | mc3 (Cd) мг | mc4 (Cd) мг | ДАС мг/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,000291 | 0,000291 | 0,00027 | 0,000219 | 0,00027 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 4,0 | 1 | 4,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,000306 | 0,000264 | 0,000235 | 0,000223 | 0,00026 |
| Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,000294 | 0,000291 | 0,000203 | 0,000108 | 0,00018 |
| Тайжүзген кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 6,5 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,0003 | 0,000255 | 0,000264 | 0,000149 | 0,00019 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,000282 | 0,000246 | 0,000204 | 0,000105 | 0,00006 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 0,5 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,000282 | 0,000204 | 0,000075 | 0,000039 | 0,00004 |
| Шаңқанай кен орнының табиғи цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,000309 | 0,000291 | 0,000244 | 0,000190 | 0,00007 |
| Шаңқанай кен орнының модификацияланған цеолиті | 1,0 | 15 | 2,5 | 2,0 | 30,0 (7,5 минут) | 120 | 0,000302 | 0,000274 | 0,000132 | 0,000056 | 0,00005 |

Сурет 15 – Тайжүзген табиғи және модификацияланған цеолиті бойынша сіңірілген Fe2+мөлшерінің (массасының) сүзілген модельдік ерітіндінің көлеміне тәуелділігі

Сурет 16 – Шаңқанай  табиғи және модификацияланған цеолиті бойынша сіңірілген Fe2+мөлшерінің (массасының) сүзілген модельдік ерітіндінің көлеміне тәуелділігі

Сурет 17 – Тайжүзген табиғи және модификацияланған цеолиті бойынша сіңірілген Pb2+мөлшерінің (массасының) сүзілген модельдік ерітіндінің көлеміне тәуелділігі

Сурет 18 – Шаңқанай  табиғи және модификацияланған цеолиті бойынша сіңірілген  Pb2+мөлшерінің (массасының) сүзілген модельдік ерітіндінің көлеміне тәуелділігі

Сурет 19 – Тайжүзген табиғи және модификацияланған цеолиті бойынша сіңірілген  Cd2+мөлшерінің (массасының) сүзілген модельдік ерітіндінің көлеміне тәуелділігі

Сурет 20 – Шаңқанай  табиғи және модификацияланған цеолиті бойынша сіңірілген   Cd2+мөлшерінің (массасының) сүзілген модельдік ерітіндінің көлеміне тәуелділігі

Темір ионының (Fe2+) ион алмасуы үшін Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының сорбенттерін пайдалануда фракциясы 0,5 мм, сондай-ақ фракциясы 1,0 мм модификацияланған цеолиттері  адсорбцияның максималды 1% -  4,7%  аралығында шамалы артқанын көрсетті (кесте – 24). Барлық жағдайларда сорбция біркелкі жүреді және сүзу үдерісінде  темір ионын шығару адсорбент пен ортаның жалпы ауданы тұрақты болуына байланысты  толық жүреді. Яғни, темір ионынан суды тазарту үшін фракциясы 0,5 мм (95,3 - 99% сорбция), фракциясы 1,0 мм (96,8 - 97,5% сорбция) табиғи және модификацияланған түрінде де екі кен орнының цеолиттерін сорбенттер ретінде пайдалану   жақсы нәтиже көрсетеді (15,16 сурет).

Қорғасын ионының (Pb2+) ион алмасуы үшін Тайжүзген кен орнының сорбенттерін пайдалануда фракциясы 0,5 мм, фракциясы 1,0 мм модификацияланған цеолиттері   адсорбцияның максималды 2,2% - дан 4,1% - ға дейін шамалы артқанын көрсетті (кесте 25). Шанқанай кен орнының сорбенттерін пайдалануда табиғи түріндегі деректерімен салыстырғанда фракциясы 0,5 мм,  фракциясы  1,0 мм модификацияланған цеолиттері адсорбцияның 27,1% – 42,8%  аралығында  төмендегенін көрсетті. Яғни, қорғасын ионынан суды тазарту үшін Тайжүзген кен орнының цеолитін сорбенттер ретінде пайдалануда  табиғи және модификацияланған түрдегі 0,5 мм фракциясыда (95,9% сорбция), 1,0 мм фракциясыда  (97,8 сорбция) жақсы нәтижелер көрсетеді. Шаңқанай кен орнының цеолитін қорғасын ионынан суды тазарту үшін сорбенттер ретінде пайдалануда  фракциясы 0,5 мм, фракциясы 1,0 мм табиғи түрдегі цеолитін  қолдану ұсынылады (17,18 сурет).

Кадмий ионының  (Cd2+) ион алмасуы үшін Тайжүзген кен орнының сорбентін пайдалануда  фракциясы 0,5 мм табиғи цеолитін немесе фракциясы  1,0 мм модификацияланған цеолитін  пайдалануға ұсынылады - бұл жағдайларда адсорбция барынша жүреді және сүзу үдерісінде кадмий ионын шығару   фракциясы 0,5 мм табиғи түрдегі цеолит үшін  4,18% - ға жоғары  және фракциясы 1,0 мм модификацияланған цеолит  үшін 7,4% - ға жоғары (кесте 26).  Шаңқанай кен орнының сорбентін пайдалануда   фракциясы 0,5 мм сондай -ақ  фракциясы 1,0 мм модификацияланған цеолиті табиғи цеолиті мәліметтерімен  салыстырғанда адсорбцияның 35,3% -  39,5% аралығында төмендегенін көрсетті. Шаңқанай кен орнының цеолитін кадмий ионынан суды тазарту үшін сорбенттер ретінде пайдалануда фракциясы  0,5 мм, фракциясы  1,0  мм  табиғи түрдегі цеолитін  қолдану ұсынылады (сурет 19,20).

Яғни, зерттеу нәтижелері Тайжүзген кен орнының цеолиттерін пайдалану үшін оларды модификациялау тиімсіз, ал Шаңқанай кен орнының цеолиттері үшін оларды модификациялау ұсынылмайды. Сондықтан барлық келесі  зерттеулер  екі кен орнының табиғи цеолиттерімен жүргізіледі.

3.5 Үш баған жүйесіндегі суды тазарту үдерісінде Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерінің қоспасын пайдаланып ауыр металл иондарының сорбция көрсеткіштерін зерттеу

Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерінің   0,5 – 1,0 мм фракциялы қоспасын (1:1) пайдалана отырып, үш баған жүйесіндегі (1-3) суды тазарту үдерісін  модельдейтін тәжірибе қойылды (сурет 21) [128, б.114].

Әрқайсысының көлемі 15 мл (см3) және құрамында 24,67 г цеолит қоспасы бар үш бағаннан тұратын жүйе арқылы 22 см3/мин жылдамдықпен құрамында әр түрлі концентрациялы металл иондары бар модельдік ерітінді өткізілді (кесте 28).  Бірінші бағаннан өткен ерітінді  екінші бағанға берілді. Әрбір 10 бағандық көлемнен кейін бірінші бағаннан металдың секіруін анықтау үшін соңғыларынан  5 мл алынды. Екінші бағаннан тез өтуді (секіруді) анықтау үшін ерітіндінің орташа сынамасы алынды.

Екінші бағанда металл табылғаннан кейін, біріншісі цеолит қоспасын қалпына келтіру үшін ажыратылды. Бастапқы ерітінді екінші бағанға, ал екінші бағаннан өткен ерітінді үшінші бағанға берілді. Сынамалар бірінші және екінші бағандардың жұмысы кезіндегі сияқты іріктелді.

| а) | б) |
| --- | --- |

1 – құрамында металл иондары бар модельдік ерітіндіні өткізуге арналған баған; 2 –ерітіндіні тазартуға  арналған цеолиттер қоспасының қабаты (металл иондарын сорбциялау және ион алмасу);  3 – мөлшерлегіш шұра (ерітіндінің өткізу жылдамдығын реттеуге арналған);  4 –І-4-ІІ модельдік ерітіндіні тазартудың бірінші кезеңі,  бірінші баған (І) арқылы екінші (ІІ) бағанға жіберу;  5 –II-5-III модельдік ерітіндінітазартудың екінші кезеңі,  екінші (II) баған арқылы үшінші (III) бағанаға жіберу (бірінші бағандағы цеолиттер қоспасын регенерациялау);  6 –III-6 модельдік ерітіндіні тазартудың үшінші кезеңі үшінші баған (III) арқылы секіру пайда болғанға дейін.

Сурет 21–Тайжүзген және Шаңқанай табиғи цеолиттерінің фракциясы 0,5-1,0 мм қоспасын (1:1) пайдаланып, үш баған жүйесінде су тазарту үдерісін модельдейтін тәжірибені жүргізудің суреті (а) және  сызбанұсқасы (б)

21 суретте және 28 кестеде келтірілген тәжірибе нәтижелері бірінші (I) циклде барлық баған арқылы 1690 мл ерітінді (немесе 112 бағандық көлем) өткеннен кейін олардың құрамындағы 2,54 мг темірден 2,26 мг немесе 89% сорбцияланғанын  көрсетеді. Екінші (II) циклде  баған арқылы 1330 мл бастапқы ерітінді (90 бағандық көлем) өткізілді, 7,47 мг темір немесе 86,4% сорбцияланды.

Кесте 28– Табиғи цеолиттер қоспасын (1:1) пайдалана отырып, үш сатылы тазарту кезінде ауыр металдар иондарының сорбция көрсеткіштері С2 (қалдық) =С0 (бастапқы концентрация) – С1 (секіру) концентрациясы

| Модель дік ерітінді дегі металл | Цеолит қоспасы ның массасы және көлемі | Өткі зу циклі | Конц-ция C0 Ме, мг/л | Өткізіл ген модель дік ерітінді нің көлемі, Vp, мл | Өтуге дейінгі (прос кок) баған көлемі нің саны, Vб.к. | Өткі зіл ген ме талл масса сы Мемө, мг | Кон цен тра ция С1/С2 Me, мг/л | Сорб ция лан ған металл массасы Ме, мг | Сорб ция C,% | ДАС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe2+ | 24,67 г 15 мл | I | 1,5 | 1690 | 112 | 2,54 | 0,16/ 1,34 | 2,26 | 89 | 0,095 |
|  |  | ІІ | 6,5 | 1330 | 90 | 8,64 | 0,88/ 5,62 | 7,47 | 86,4 | 0,3 |
|  |  | ІІІ | 11,5 | 960 | 64 | 11,04 | 2,07/ 9,43 | 9,06 | 82,1 | 0,4 |
| Pb2+ |  | І | 10 | 1810 | 121 | 18,1 | 0,5/ 9,5 | 17,2 | 95,3 | 0,75 |
|  |  | ІІ | 30 | 1625 | 108 | 48,75 | 2,37/ 27,63 | 44,9 | 92,1 | 1,98 |
|  |  | ІІІ | 50 | 1230 | 82 | 61,5 | 6,3/ 43,7 | 53,75 | 87,4 | 2,37 |
| Cd2+ |  | І | 2,5 | 1760 | 117 | 4,4 | 0,1/ 2,4 | 4,25 | 96,5 | 0,17 |
|  |  | ІІ | 12,5 | 1470 | 98 | 18,37 | 0,7/ 11,8 | 17,35 | 94,4 | 0,7 |
|  |  | ІІІ | 22,5 | 1260 | 84 | 28,35 | 2,32/ 20,18 | 25,43 | 89,7 | 1,03 |

Үшінші циклде  (III) құрамында 11,04 мг темір бар 960 мл (64 бағандық көлемде) бастапқы ерітінді өтті. Бағаннан  өткен ерітіндіде 1,98 мг темір табылды, өйткені 9,06 мг немесе 82,1% сорбцияланды. Бағандардағы минералдардың  регенерациясын 10%-тік натрий хлориді  ерітіндісімен 25 мл/мин жылдамдықпен өткізу арқылы жүзеге асырылды. Регенерациядан кейін сүзгіні  тұзды дәм жойғанша сумен жуылды. 0,5-1,0 мм 1:1 фракциясы бар Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерінің қоспасын (1:1) пайдалана отырып, үш баған  жүйесіндегі (1-3) суды тазарту үдерісін  модельдейтін ұқсас тәжірибелер құрамында қорғасын және кадмий иондары бар модельдік ерітінділер үшін де  жүргізілді. Осы металдарды сорбциялау нәтижелері (темір иондары жағдайындағыдай) 29, 30, 31 кестелерде  және 22 суретте келтірілген (сорбция көрсеткіші әрбір баған үшін өту сәтінде (секіру) көрсетіледі).

29 кесте – Темір иондары үшін бастапқы ерітінділердің өту цикліне және  бағандық көлемдерге байланысты сорбция көрсеткіштері

| Циклдер / C0, мг/л | Vб – секіргенге дейінгі бағандық көлемдердің саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|  | Модельдік ерітіндінің концентрациясына байланысты Fe2+ ионының сорбция көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – 1,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,7 | 99,8 | 98,8 | 98,2 | 97,1 | 95 | 92,1 | 90,6 |
| II – 6,5 | 100 | 100 | 100 | 99,2 | 98,4 | 96,4 | 94,5 | 92,6 | 90,7 | 82,1 | 72,4 |  |  |
| III – 11,5 | 100 | 100 | 100 | 98,1 | 90,5 | 87,3 | 85,6 | 72,1 | 50,4 |  |  |  |  |

Кесте 30 – Қорғасын иондары үшін бастапқы ерітінділердің өту цикліне және бағандық көлемдерге байланысты сорбция көрсеткіштері

| Циклдер / C0, мг/л | Vб – секіргенгедейінгібағандықкөлемдердің саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|  | Модельдік ерітіндінің концентрациясына байланысты Pb2+ионының сорбция көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,8 | 99,8 | 99,2 | 99,1 | 98,6 | 98,1 | 97,8 | 95,3 |
| II – 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,8 | 99,1 | 98,6 | 97,5 | 97 | 95,6 | 95,2 | 92,1 | 77,6 |  |
| III – 50 | 100 | 100 | 100 | 99,6 | 98,6 | 87,3 | 87,8 | 87,1 | 87,4 | 58,9 |  |  |  |  |

Кесте 31 – Кадмий иондары үшін бастапқы ерітінділердің өту цикліне және бағандық көлемдерге байланысты сорбция көрсеткіштері

| Циклдер / C0, мг/л | Vб – секіргенге дейінгі бағандық көлемдердің саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|  | Модельдік ерітіндінің концентрациясына байланысты Cd2+ионының сорбция көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – 2,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,5 | 99,2 | 98,8 | 98,4 | 98,5 | 97,3 | 96,5 |
| II – 12,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,4 | 98,2 | 97,5 | 97,3 | 96,6 | 95,1 | 94,4 | 78,2 |  |
| III – 22,5 | 100 | 100 | 100 | 98,9 | 94,4 | 94,7 | 94,2 | 92,5 | 89,7 | 62,3 |  |  |  |

Әр цикл үшін баған көлемінің саны және модельдік ерітіндінің концентрациясы цеолит қоспасының қабаты арқылы сорбцияланатын металл ионының «секіруіне» дейін белгілі бір құрамдағы ерітінді өткен кезде анықталды. Сүзгіде сорбцияланатын ионның шамалы концентрациясының (цеолиттер қоспасының көлемі немесе массасы бірлігіне жатқызылған бастапқы концентрацияның шамамен 1,0 - 5,0%) пайда болуы секіру болып саналады [182, б.7]. Баған көлемдерінің санын анықтау үшін құрамында концентрациясы жоғары темір, қорғасын және кадмий иондарының модельдік ерітінділері қолданылды. Сонымен бір мезгілде әрбір 10 бағандық көлемнен кейін (өткізілген модельдік ерітіндінің қалдық концентрациясы бойынша) сорбция массасы және сорбцияның тиісті көрсеткіштері анықталды. Бір уақытта секіру пайда болғанға дейін әрбір 10 бағандық көлемнен кейін сорбцияланған металдың массасы (өткізілген модельдік ерітіндінің қалған концентрациясы бойынша) және сорбцияның тиісті көрсеткіштері анықталды (кесте 28-31).

Сурет 22 – Ерітінділердің концентрациясына байланысты Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерінің қоспасындағы және бағандық көлемдердегі (секіруге дейін) металл иондарының сорбция көрсеткіштері ( % )

Алынған деректерді пайдалана отырып, одан әрі ұсынылған су тазарту үдерісінің оңтайлы параметрлерін анықтау бойынша толық факторлық эксперимент қойылды және шағын және орта бизнес жағдайларында Тайжүзген және Шаңқанай  цеолиттері негізінде пайдалануға және әзірлеуге  ұсынылған үш сатылы сүзгінің ресурсына есептеулер жүргізілді.

3.6 Тайжүзген және Шанқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісін оңтайландыру үшін толық факторлық эксперимент (ТФЭ) бойынша қолайлы параметрлерді анықтау

3.6.1 Жүргізілген эксперимент жоспары бойынша математикалық  модель құру

Алынған эксперименттік мәліметтер негізінде  «MatLab»  ғылыми зерттеулерді бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалана отырып, Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісінің математикалық модельдері (толық факторлық эксперимент бойынша)  құрылды [183, 184] және технологиялық үдеріс параметрлерінің қолайлы мәндері алынды. Модельдеу параметрлері 32-ші кестеде келтірілген.

Шығу параметрлері ретінде Тайжүзген және Шаңқанай табиғи цеолиттерінде метал иондарының, ерітіндідегі  (X1) оның концентрациясына (Мe2+), өткізу жылдамдығына  (X2)  және бөлшектердің фракциясына (Х3) байланысты  ауыр металдар иондарының (ион алмасу) сорбция мәндері Y, %   бақыланды.

Экспериментті факторлық жоспарлау - бұл барлық факторлар бір уақытта түрленетінін жоспарлау. Мұндай жоспарлау тәжірибелердің аз санымен эксперименттің жеткілікті дәлдігін қамтамасыз етеді. Факторлық жоспарлау эксперименті негізінде алынған математикалық модельде әр регрессия коэффициенті барлық тәжірибелердің N нәтижелері бойынша анықталады, сондықтан оның дисперсиясы тәжірибе қатесінің дисперсиясынан N есе аз  [183-185].

Егер математикалық модель сызықтық теңдеуді білдірсе

Y = b0 + b1x1 + b2x2+•••+bnxn                              (6)

онда оның регрессия коэффициенттерін анықтау үшін N = п+ 1 тәжірибелер жүргізу жеткілікті, бұл жағдайда регрессия коэффициентінің дисперсиясы факторлар санының өсуімен азаяды. Экспериментті дәстүрлі жоспарлау кезінде регрессия коэффициенттерін бағалаудың дәлдігі факторларының санына п тәуелді емес [183,  б 197-204,  185, б. 10-16].

Жоспарлау матрицасындағы тәжірибелер саны әр таңдалған өңдеу режимі үшін N = 8 (әр тәжірибе екі рет қайталанды).

Факторлардың түрлену  деңгейлері 32-ші кестеде, жоспарлау матрицалары, жұмыс матрицалары және табиғи цеолиттермен суды тазарту үдерісін  зерттеу бойынша эксперименттердің нәтижелері 33 және 34-кестелерде келтірілген.

Кесте 32 – Факторлардың түрлену аралықтары мен деңгейлері

| Факторлар деңгейі | Кіру факторлары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1, металл иондарының концентрациясы, мг/л |  |  | Х2, ерітіндіні өткізу жылдамдығы, см3/мин | Х3, цеолит бөлшектерінің фракциясы, мм |
|  | Fe2+ | Pb2+ | Cd2+ |  |  |
| Негізгі деңгей | 12,5 | 30 | 6,5 | 22 | 0,75 |
| Түрлену аралығы | 10 | 20 | 5 | 18 | 0,25 |
| Жоғарғы деңгей (хj=+1) | 22,5 | 50 | 11,5 | 40 | 1,0 |
| Төменгі деңгей (хj=-1) | 2,5 | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 |

Кесте 33 - Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісі  үшін кіру факторларының мәні және оңтайландыру өлшемдері (модель I)

| Кіріс Факторларының деңгейлері | Кіру факторлары |  |  |  |  | Шығу көрсеткіші |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 металл иондарының концентрациясы, мг/л |  |  | Х2 ерітіндіні өткізу жылдам-дығы, см3/мин | Х3 цеолит бөлшек- терінің фракциясы, мм |  |  |  |
|  | Fe2+ | Pb2+ | Cd2+ |  |  |  |  |  |
| Негізгі деңгей | 12,5 | 30 | 6,5 | 22 | 0,75 | Ауыр металдар иондарының сорбция мәндері Y, % |  |  |
| Түрлену аралығы | 10 | 20 | 5 | 18 | 0,25 |  |  |  |
| Жоғарғы деңгей | 22,5 | 50 | 11,5 | 40 | 1,0 |  |  |  |
| Төменгі деңгей | 2,5 | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 |  |  |  |
| Тәжірибенөмірі | x1 |  |  | x2 | x3 | Y (Fe2+) | Y (Pb2+) | Y (Cd2+) |
| 1 | + |  |  | + | + | 86,6 | 95,3 | 93,0 |
| 2 | - |  |  | + | + | 87,1 | 94,6 | 97,2 |
| 3 | + |  |  | - | + | 89,0 | 97,5 | 95,8 |
| 4 | - |  |  | - | + | 87,5 | 99,5 | 96,2 |
| 5 | + |  |  | + | - | 88,3 | 92,6 | 95,5 |
| 6 | - |  |  | + | - | 87,9 | 95,0 | 97,5 |
| 7 | + |  |  | - | - | 90,2 | 96,9 | 98,0 |
| 8 | - |  |  | - | - | 88,7 | 99,4 | 99,1 |

Кесте 34 - Шаңқанай  кен орны табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісі үшін кіру факторларының мәні және оңтайландыру өлшемдері (модель II)

| Кіріс Факторларының деңгейлері | Кіру факторлары |  |  |  |  | Шығу көрсеткіші |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 металл иондарының концентрациясы, мг/л |  |  | Х2 ерітіндіні өткізу жылдам- дығы, см3/мин | Х3 цеолит бөлшек- терінің фракциясы, мм |  |  |  |
|  | Fe2+ | Pb2+ | Cd2+ |  |  |  |  |  |
| Негізгі деңгей | 12,5 | 30 | 6,5 | 22 | 0,75 | Ауыр металдар иондарының сорбция мәндері Y, % |  |  |
| Түрлену аралығы | 10 | 20 | 5 | 18 | 0,25 |  |  |  |
| Жоғарғы деңгей | 22,5 | 50 | 11,5 | 40 | 1,0 |  |  |  |
| Төменгі деңгей | 2,5 | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 |  |  |  |
| Тәжірибе нөмірі | x1 |  |  | x2 | x3 | Y (Fe2+) | Y (Pb2+) | Y (Cd2+) |
| 1 | + |  |  | + | + | 83,7 | 96,4 | 95,2 |
| 2 | - |  |  | + | + | 85,8 | 98,1 | 98,4 |
| 3 | + |  |  | - | + | 84,1 | 98,1 | 97,1 |
| 4 | - |  |  | - | + | 85,9 | 99,9 | 98,9 |
| 5 | + |  |  | + | - | 86,7 | 93,0 | 96,7 |
| 6 | - |  |  | + | - | 88,1 | 93,8 | 98,9 |
| 7 | + |  |  | - | - | 88,3 | 94,6 | 97,3 |
| 8 | - |  |  | - | - | 91,7 | 96,3 | 99,7 |

Толық факторлық эксперимент нәтижелері бойынша статистикалық талдау жүргізілді, оның ішінде:

- эксперименттің жаңғыртылуын тексеру;

- регрессия коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру;

- регрессия теңдеулерінің экспериментке сәйкестігін тексеру.

Регрессия коэффициенттерінің есептеулері, алынған теңдеулер, алынған модельдердің сәйкестігінің есептік деректері А қосымшасында көрсетілген.

3.6.2 Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен темір ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель I/1)

Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін № 1 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы А қосымшасында келтірілген.

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру теңдеуде алынған b13, b23, b123  коэффициенттерінің маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитінде темір ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y1, %  тәуелділігінің  1-ші теңдеуі ерітіндідегі (X1) оның  концентрациясына (Fe2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y1 = 88,16 + 0,36*X1 – 0,69*Х2 – 0,61*Х3 – 0,39*X1*X2

Алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 35-ші кестеде келтірілген.

Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиттерімен суды тазарту процесі үшін алынған I/1 моделіне сәйкестіктің (барабарлықтың) есептік деректері

Кесте 35 - Тайжүзген кен орнының  табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісі үшін алынған I/1 модельдің есептеу деректерінің сәйкестілігі (адекваттылығы)

| № | Sbj | d | Sад2 | Sy2 | Fтәжірибе | Р, % | Fкесте | fалым | fбөлімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,151 | 5 | 0,82 | 0,362 | 2,265 | 95 | 4,07 | 3 | 8 |

Фишер өлшемшартының кестелік және есептік мәндерін салыстыру (Fкесте >Fтәж.) теңдеуді сенімділік ықтималдығымен Р-95% барабар деп санауға болатындығын көрсетеді [184 б. 187-200, 186 б. 47. қосымша 3,4].

Fкесте=4,07   ( Р- 95 % үшін)

f алымы = 3; f бөлімі = 8  то есть, Fтәжірибе= 2,265  < Fкесте– модель I/1 аддекватты.

3.6.3 Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен темір ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель II/1)

Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №2 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы А қосымшасында келтірілген.

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b13, b23, b123  коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде темір ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y2, %  тәуелділігінің  2-ші теңдеуі ерітіндідегі (X1) оның  концентрациясына (Fe2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y2 = 86,79 – 1,09*X1 – 0,71*Х2 – 1,91*Х3 + 0,59*Х2Х3

Алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 36-ші кестеде келтірілген.

Кесте  36 – Шаңқанай кен орнының  табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісі үшін алынған II/1 модельдің есептеу деректерінің сәйкестілігі (адекваттылығы)

| № | Sbj | d | Sад2 | Sy2 | Fтәжірибе | Р, % | Fкесте | fалым | fбөлім |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,251 | 5 | 4,42 | 0,362 | 3,97 | 95 | 4,07 | 3 | 8 |

Фишер өлшемшартының кестелік және есептік мәндерін салыстыру (Fкесте >Fтәж.) теңдеуді сенімділік ықтималдығымен Р- 95 %  барабар деп санауға болатындығын көрсетеді [184,  б. 187-200; 186,  б. 47  қосымша 3,4].

Fкесте=4,07   ( Р- 95 % үшін)

fалым= 3; fбөлім=8  то есть, Fтәжірибе= 3,97  <Fкесте– модель II/1 аддекватты.

3.6.4 Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен қорғасын ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель I/2)

Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін № 3 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы А қосымшасында келтірілген.

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b3, b12, b23, b123 коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитінде қорғасын ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y3, %  тәуелділігінің  3-ші теңдеуі ерітіндідегі (X1) оның  концентрациясына (Pb2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y3 = 96,35 – 0,78*X1 – 1,98*Х2 – 0,45*X1Х3

Алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 37-ші кестеде келтірілген.

Кесте 37 – Тайжүзген  кен орнының  табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісі үшін алынған I/2 модельдің есептеу деректерінің сәйкестілігі (адекваттылығы)

| № | Sbj | d | Sад2 | Sy2 | Fтәжірибе | Р, % | Fкесте | fалым | fбөлім |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,187 | 4 | 2,14 | 0,362 | 3,8 | 95 | 3,84 | 4 | 8 |

Фишер өлшемшартының кестелік және есептік мәндерін салыстыру (Fкесте >Fтәж.) теңдеуді сенімділік ықтималдығымен Р-95% барабар деп санауға болатындығын көрсетеді  [184,  б.187-200, 186,  б. 47  қосымша 3,4].

Fкесте. =3,84   (үшін Р- 95 %)

f алым. = 4; f бөлім = 8  яғни, Fтәжірибе= 3,8< Fкесте. – модель I/2 аддекватты.

3.6.5 Шанқанай кен орнының табиғи цеолитімен қорғасын ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель II/2)

Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №4 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы А қосымшасында келтірілген.

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b12, b13, b23, b123 коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде қорғасын ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y4, %  тәуелділігінің  4-ші теңдеуі ерітіндідегі (X1) оның  концентрациясына (Pb2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y4 = 96,29 – 0,76*X1 – 0,96*Х2 + 1,86*Х3

Алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 38-ші кестеде келтірілген.

Кесте 38 – Шаңқанай  кен орнының  табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісі үшін алынған II/2 модельдің есептеу деректерінің сәйкестілігі (адекваттылығы)

| № | Sbj | d | Sад2 | Sy2 | Fтәжірибе | Р, % | Fкесте | fалымы | fбөлім |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,191 | 4 | 1,26 | 0,73 | 1,26 | 95 | 3,84 | 4 | 8 |

Фишер өлшемшартының кестелік және есептік мәндерін салыстыру (Fкесте >Fтәж.) теңдеуді сенімділік ықтималдығымен Р- 95% барабар деп санауға болатындығын көрсетеді [184,  б. 187-200; 186,  б.47 қосымша 3,4].

Fкесте. =3,84 (үшін Р- 95 %)

Fалым = 4; fбөлім = 8  яғни, Fтәжірибе= 1,26<Fкесте– модель II/2 аддекватты.

3.6.6 Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен кадмий ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу (модель I/3)

Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №4 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы А қосымшасында келтірілген.

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b13, b23, b123  коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитінде кадмий ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y5, %  тәуелділігінің  5-ші теңдеуі ерітіндідегі (X1) оның  концентрациясына (Cd2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y5 = 96,54 – 0,96*X1 – 0,74*Х2 – 0,99*Х3 – 0,59*X1*X2

Алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 39-ші кестеде келтірілген.

Кесте 39 - Тайжүзген  кен орнының  табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін алынған I/3 модельдің есептеу деректерінің сәйкестілігі (адекваттылығы)

| № | Sbj | d | Sад2 | Sy2 | Fтәжірибе | Р, % | Fкесте | fалымы | fбөлім |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,25 | 5 | 4,06 | 1,02 | 4,02 | 95 | 4,07 | 3 | 8 |

Фишер өлшемшартының кестелік және есептік мәндерін салыстыру (Fкесте >Fтәж.) теңдеуді сенімділік ықтималдығымен Р-95% барабар деп санауға болатындығын көрсетеді  [184,  б. 187-200;  186,  б. 47 қосымша 3,4].

Fкесте=4,07   (үшін Р- 95 %)

f алым = 3; f бөлім = 8  яғни, Fтәжірибе= 4,02< Fкесте– модель I/3 аддекватты.

3.6.7 Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен кадмий ионынан суды тазарту үдерісін зерттеу  (модель II/3)

Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №6 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы А қосымшасында келтірілген.

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b12, b13, b23, b123 коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде кадмий ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y6, %  тәуелділігінің  6-шы теңдеуі ерітіндідегі (X1) оның  концентрациясына (Cd2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y6 = 97,78 – 1,2*X1 – 0,47*Х2 – 0,37*Х3

Алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 40-шы  кестеде келтірілген.

Кесте 40 - Шаңқанай  кен орнының  табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін алынған II/3 модельдің есептеу деректерінің сәйкестілігі (адекваттылығы)

| № | Sbj | d | Sад2 | Sy2 | Fтәжірибе | Р, % | Fкесте | fалым | fбөлім |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,158 | 4 | 3,04 | 0,8 | 3,81 | 95 | 3,84 | 4 | 8 |

Фишер өлшемшартының кестелік және есептік мәндерін салыстыру (Fкесте >Fтәж.) теңдеуді сенімділік ықтималдығымен Р- 95% барабар деп санауға болатындығын көрсетеді [184,  б. 187-200; 186,  б. 47  қосымша 3,4].

Fкесте=3,84   (үшін Р- 95 %)

f алым = 4; f бөлім = 8  яғни, Fтәжірибе= 3,84< Fкесте– модель II/3 аддекватты.

3.7 «Matlab» компьютерлік бағдарламасын пайдалана отырып, кеңістікте алынған жауап функцияларының (модельдер теңдеулерінің) тиісті геометриялық беттерін құру

Суды ауыр металдар қоспаларынан тазартудың технологиялық үдерісінің алынған  математикалық модельдері бойынша үшөлшемді кеңістікте жауап беретін функцияларының тиісті беттері салынды. Алынған мәліметтер 23-28 суреттерде көрсетілген.

Сурет 23 - Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитінде темір ионының сорбциясының (ион алмасуының) Y1, %,  оның ерітіндідегі (Х1) концентрациясына (Fe2+), өткізу жылдамдығына (Х2) және цеолит бөлшектерінің фракциясына (Х3) байланысты тәуелділігі

Y1 = 88,16 + 0,36*X1 – 0,69*Х2 – 0,61*Х3 – 0,39*X1*X2

Сурет  24–Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде, темір ионы сорбциясының (ион алмасуының) Y2, %,  оның ерітіндідегі (Х1), концентрациясына (Fe2+), өткізу жылдамдығына (X2)  және цеолит бөлшектердің фракциясына (Х3)  байланысты тәуелділігі

Y2 = 86,79,78 – 1,09*X1 – 0,71*Х2 – 1,91*Х3 + 0,59*Х2Х3

Сурет  25 – Тайжүзген кен орны цеолитінде, қорғасын иондарының сорбциясының (ион алмасуының)Y3, %,  оның ерітіндідегі (Х1) концентрациясына (Pb2+), өткізу жылдамдығына (X2)  және бөлшектердің фракциясына  (Х3) байланысты тәуелділігі

Y3 = 96,35 – 0,78*X1 – 1,98*Х2 – 0,45*Х3

Сурет  26 – Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде, қорғасын иондарының сорбциясының (ион алмасуының) Y4, %,  оның ерітіндідегі (X1) концентрациясына (Pb2+) , өткізу жылдамдығына  (X2)  және бөлшектердің фракциясына (Х3)  байланысты тәуелділігі

Y4 = 96,29 – 0,76*X1 – 0,96*Х2 + 1,86*Х3

Сурет  27–Тайжүзген кен орнының цеолитінде, кадмий иондарының сорбциясының (ион алмасуының) Y5, %,  оның ерітіндідегі (X1),  концентрациясына  (Cd2+), өткізу жылдамдығына (X2)  және бөлшектердің фракциясына (Х3) байланысты тәуелділігі

Y5 = 96,54 – 0,94*X1 – 0,76*Х2 – 0,99*Х3 – 0,59*X1*X2

Сурет  28–Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде, кадмий иондарының сорбциясының (ион алмасуының) Y6, %,  оның ерітіндідегі (X1) концентрациясына (Cd2+), өткізу жылдамдығына (X2)  және бөлшектердің фракциясына (Х3)   байланысты тәуелділігі

Y6 = 97,78 – 1,2*X1 – 0,47*Х2 – 0,37*Х3

Қолайлы шешімдер үшін градиент бойымен қозғалу кезінде сапалық көрсеткіштердің графикалық тәуелділігін талдаудан (металл иондарының сорбциясы) келесі қорытынды жасауға болады:

- Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттері суды ауыр метал қоспаларынан (Fe2+ – 83-90 %, Pb2+– 92-99 %, Cd2+ – 93-99 %) толық тазартуды қамтамасыз етеді;

- Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен ауыр металл иондарын (Fe2+, Pb2+, Cd2+) сорбциялау кезінде ағын жылдамдығы болмашы ғана рөл атқарады – сүзу жылдамдығын арттыру 0,24 – 2,4 дм3/сағ тазартылған су көлемінің өзгеруіне және сорбция үдерісінің тиімділігіне едәуір әсер етпейді;

- Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерімен кадмий  иондарын (Cd2+) сорбциялауда 0,5-1,0 мм аралықтағы бөлшектер фракциясының мәндерінің өзгеруі шығу көрсеткіштеріне елеулі әсер етпейді, ал қорғасын және темір  иондарын  (Pb2+, Fe2+) сорбциясы кезінде темірдің сорбциясы үшін максималды нәтижелер Шаңқанай кен орны цеолитінің 0,1-0,5 мм фракциясында пайдалануды қаматамасыз ететіндігі көрсетілген,  қорғасын үшін жақсы нәтижелер Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерінің үлкен фракциясын пайдалануға болатындығы көрсетілді;

- жоғарыда айтылғандарға байланысты табиғи цеолиттерді қолдана отырып, сүт өнеркәсібі (шағын және орта бизнес) кәсіпорындары үшін су дайындау қондырғысында тазартудың бірінші бөлігінде фракциясы 0,5-1,0 мм Шанқанай немесе Тайжүзген кен орындары  цеолитін, екіншісінде – фракциясы 0,1-0,5 мм Шанқанай кен орнының цеолитін және үшінші бөлігінде – фракциясы 0,1-0,5 мм Тайжүзген кен орынының цеолитін қолдану ұсынылады.

3.8 Тайжүзген және Шанқанай кен орындарының табиғи цеолиттерін пайдаланумен ұсынылған тәсіл бойынша суды тазарту үдерісіне  арналған техникалық үлгі

Әзірленген үлгінің  негізі ретінде алдын-ала тазарту модульдері  бар (үш модуль: екі механикалық және бір  көмір) үш сатылы сүзгіні қолдана отырып, суды тазартудың техникалық схемасы алынды. Мұндай сүзгілер «Stella Alpina» ЖШС кәсіпорнында сүт-ірімшік өнімдерін өндіру кезінде пайдаланылады (29-шы сурет, а). Бұдан басқа,  «Stella Alpina» ЖШС кәсіпорнында  ыстық цех (ірімшік қайнату) үшін суды қақтан сақтау барысында қыздыру жүйесінде – арнайы сульфат тұзы бар сульфат сүзгісі арқылы суды қосымша өткізеді (29-сурет, б).

| а) алдын-ала тазарту колбалары бар үш сатылы сүзгі; б) сульфатты сүзгі (қыздыру жүйесі үшін) Сурет 29 – Сүт-ірімшік өнімдерін өндіруде «Stella Alpina» ЖШС кәсіпорнында суды тазартуға арналған қондырғы |  |
| --- | --- |

Бұл диссертациялық жұмыста Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерін үш сатылы сүзгі модульдеріне  толтырғыш ретінде:

- бірінші модульде үлкен фракцияда (0,5-1,0 мм) Тайжүзген немесе Шаңқанай кен орнының цеолитін;

- екінші модульде  кіші фракциядағы (0,1-0,5 мм) Шаңқанай кен орнының цеолитін;

- үшінші модульде  кіші фракциядағы (0,1-0,5 мм) Тайжүзген кен орнының цеолитін пайдалану ұсынылады.

Ұсынылған үш сатылы су тазарту қондырғысында зиянды қоспалардан терең тазартудың ауыспалы модульдерінің жиынтығын пайдалану ұсынылады (3 картидж).

Модульдер (картридждер) ретінде 10SL немесе SL10 стандартты түрін– биіктігі 9 7/8" (он дюймдік) немесе 250 мм және диаметрі 2 1/2" немесе 90 мм пайдалану ұсынылады (30-сурет). Бұл көптеген классикалық ағынды және магистральдық сүзгілерде, сондай-ақ кері осмос жүйелерінде қолданылатын ең көп таралған стандарт. Өткізу қабілеті 1,5-3 дм3/мин құрайды.

|  |  | Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттерін толтырғыш ретінде пайдалануда ұсынылған схема бойынша суды тазартудың келесі параметрлерін қамтамасыз етуге болады: - ерімейтін қоспаларды -5-3 ден 0,8 микронға дейін жою; - кермек суды жұмсарту; - 0,3 мг/л дейінгі концентрацияға дейін суды темірсіздендіру және қауіпті қоспалар мен басқа да ауыр металдар иондарын сорбциялау; |
| --- | --- | --- |
| Сурет 30 – 10SL немесе SL10 типті стандартты модульдің (картридждің) техникалық және сыртқы түрі |  |  |

|  | картридждегі цеолиттің жұмыс көлемі: Vц = 953,8 – 1271,7 см3; - цеолит массасы сәйкесінше: Мц = 1 568 – 2091,5 г; - жүйе түрі – сорбциялық; - картиждерді құралсыз ауыстыру; - сүзу жылдамдығы – 2,2 - 2,5 дм3/мин; - сүзгі элементтерін ауыстыру-жылына бір рет немесе ресурс аяқталғаннан кейін |
| --- | --- |

Сурет 31 –Модуль жұмысының схемалық сызбасы және техникалық параметрлері

Модуль (картридж) арқылы өту кезінде суды тазарту үдерісі және цеолиттермен толтырудың техникалық параметрлері 31-ші суретте көрсетілген.

3.8.1 Шағын және орта бизнес жағдайында Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттері негізінде үш сатылы сүзгіні әзірлеуге және пайдалануға ұсынылатын ресурстың технологиялық есебі

Есептік деректер бойынша картридждегі цеолиттің орташа көлемі  Vц = (1271,7 + 953,8) / 2 = 1112,8 см3 = 1,1128 дм3.

Сүзудің есептік жылдамдығы (уақыт бірлігінде модуль арқылы өткізілген ерітіндінің көлемі) 2,4 дм3/мин құрайды.

Сүзгі қондырғысының меншікті жүктемесі (МЖ) уақыт бірлігіне модуль арқылы өткізілген ерітінді көлемінің ионит қабатының көлеміне қатынасы болып табылады (формула 7) [182, б.9]:

МЖ = Vерітінді / Vц = 2,4 (дм3/мин) / 1,1128 дм3 = 2,16 мин-1                    (7)

Сорбция режимінде жұмыс істейтін ауыстырмалы модульдер жиынтығындағы цеолиттің жиынтық көлемі ерітінді бойынша өнімділікпен және меншікті жүктемемен байланысты (формула 8) [182, б.10]:

Qерітінді = V*МЖ =  nм * Vц * МЖ                         (8)

мұнда: V -бір сорбциялық модульдегі (картридждегі ) цеолит көлемі;

nм - сорбция режимінде жұмыс істейтін модульдер саны.

Онда ерітінді (өткізілген су) бойынша өнімділігі:

Qерітінді  = 3 * 1,1128 дм3 * 2,16 мин-1 = 7,21 дм3/мин

Алынған эксперименттік деректер бойынша сүзгі қондырғысын пайдалану ресурсы секіргенге дейінгі (сүзгіде сорбцияланатын ионның аз концентрациясы пайда болғанға дейін цеолиттің қабаты арқылы белгілі бір құрамды ерітінді өткен кездегі цеолит сіңірген иондардың мөлшері (мысалы, цеолит көлемінің немесе массасының бірлігіне жататын бастапқы концентрациясының 1,0 % -ы) өткізілген су көлемінің көбейтіндісіне және ерітінді бойынша өнімділікке тең (формула 9) [182,  б. 10]:

R = Vб.к. * Qерітінді                              (9)

Алынған есептеу деректері бойынша судағы темір иондарының мөлшері  бойынша шекті рұқсат етілген концентрация (ШРК) 0,3 мг/л құрайды. Онда  секіруге дейін өткізілген  судың көлемі  (зерттеу мәліметтері бойынша) орташа есеппен:

Vб.к.  = (1,5 мг/л * 112 б.к. / 0,3 мг/л) * 1112,8 г / 24,67 г / 15 мл = 12 141,64

Онда  сүзгі қондырғысын пайдалану ресурсы:

R = 12 141,64 б.к. * 7,21 дм3/мин = 87 541,2 дм3 , яғни,   87 500 л есептейміз. 10SL типті стандартты модульдің салыстырмалы сипаттамалары бойынша  ұсынылған үш сатылы адсорбциялық суды тазарту сүзгінің экономикалық тиімділігін есептеу жүзеге асырылды (кесте 41).

Кесте 41 –10SL типті стандартты модульдерді қолданумен салыстырғанда цеолит негізіндегі үш сатылы модульді қолданудың экономикалық тиімділігін есептеу (орташа деректер бойынша)

| Cуды тазартуға арналған картридждегі сорбенттер | Картридждегі жұмыс көлемі см3 | Тығыздығы г/см3 | Массасы, гр | Бағасы 1 кг, тг | Жұмыс ресурсы, дм3 | Жылына ауыстыру саны | Сорбенттің жылдық құны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Полипропилен, 3-5 мкм бөлшектерден тазарту | 953,8 | 0,44 | 419,67 | 2 352 | 4 000 – 6 000 | 4 | 3 941,95 |
| Полипропилен, 0,8-3 мкм бөлшектер ден тазарту | 953,8 | 0,52 | 495,98 | 4 880 |  |  | 9 662,4 |
| Карбонблок (белсендірілген көмір) SorbotechLGCO | 1271,7 | 0,43 | 546,53 | 4 000 |  |  | 8 736,0 |

41- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Картридждердегі сорбенттерге жұмсалатын шығынның жалпы құны, тг/жыл |  |  |  |  |  |  | 22 340,35 |
| 0,1-0,5 мм фракциялы Тайжүзген цеолиті | 1112,8 | 1,64 | 1829,75 | 2 680 | 87 500 | 1 | 4 901,72 |
| 0,5-1 мм фракциялы Тайжүзген цеолиті |  |  |  | 2 272 |  |  | 4 155,49 |
| 0,1-0,5 фракциялы Шаңқанай цеолиті |  |  |  | 3 232 |  |  | 5911,33 |
| Картридждердегі сорбенттерге жұмсалатын шығынның жалпы құны, тг/жыл |  |  |  |  |  |  | 14 965,54 |

Онда  10SL немесе SL10 типті стандартты модульдерді қолданумен салыстырғанда Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттері негізіндегі  үш сатылы модульді қолданудың экономикалық тиімділігі:

Э/Э = S10SL / Sцеолиттер = 22 340,35 / 14 965,54 = 1,49 ~ 1,5 есе

Табиғи цеолиттерді қолдана отырып, сүт өнеркәсібі кәсіпорындарында су дайындауға арналған сызбанұсқа 32-суретте көрсетілген.

Сонымен қатар, Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерін пайдаланумен ұсынылатын құрылғының құрылымынан көмірлі кейінгі сүзгіні (постфильтр) және минералдағышты алып тастауға болады, бұл технологиялық сызбанұсқаны жеңілдетеді және өзіндік құнын төмендетеді.

|  | - үш жалғастырғыш тетік; - тазарту бөліктері бар корпустық бөлік: а) полипропилен 5 мкм, белсенді көмір, полипропилен 1 мкм; б) Шаңқанай немесе Тайжүзген цеолиті (0,5-1,0 мм); Шаңқанай цеолиті (0,1-0,5 мм); Тайжүзген цеолиті (0,1-0,5 мм); - электронасос; - кері осмос мембранасы; - ағынды шектейтін элемент; - электромагниттік жуу краны; - дренаж муфтасы; - жинақтау багының краны; - жинақтау багы; а) көмірлі постфильтр; б) таза суға арналған кран; - таза суға арналған кран; |
| --- | --- |

Сурет  32 - Табиғи цеолиттерді қолдана отырып, сүт өнеркәсібі кәсіпорындары (шағын және орта бизнес) үшін су дайындау  схемасы

3 -бөлім бойынша қорытынды

1. Сүт өнімдерін өндіретін әртүрлі кәсіпорындар пайдаланатын орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің суы, құрамында ауыр металдардың болуы бойынша сүт өнімдерін дайындау үшін шикізатқа қойылатын талаптарға жауап бермейді. Судың темір, қорғасын және кадмий қосылыстарымен ластануы артық мөлшерде, олардың концентрациясы ШРК-дан сәйкесінше 10,6; 1,3 және 3,0 есе асатын мөлшерде болуы басты мәселелердің бірі. Осы мәселелерді шешу үшін, физика-химиялық көрсеткіштерді түзету мақсатында  суды өңдеудің адсорбциялық әдісі таңдалды. Тағам өнімдерінің талаптарын, соның ішінде сүт өнеркәсібінде суды тазартуда судың қауіпсіздік талаптарын қанағаттандыратын адсорбенттер, табиғи цеолиттер болып табылады. Бұл минералдарды қолданудың артықшылықтары: салыстырмалы түрде арзан, өндірістің қол жетімділігі және Қазақстанда едәуір қорларының болуы мен регенерациялау және пайдаға асырудың қарапайымдылығы.

2. Сорбенттерді 1 н HCl ерітіндісімен алдын-ала  өңдеу цеолиттердің адсорбциялық қабілетіне әсер етпейтіндігі  анықталды. Бұл нәтижелер өңдеуден кейін цеолит құрамындағы SiO2 үлесінің өзгермеуімен негізделеді. Тайжузген цеолитінің зерттелген үлгісінің құрамында клиноптилолит (Na,K,Ca)2.5Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O) - 34,3%, ал Шаңқанай цеолиті үлгісінің құрамында клиноптилолит (Na,K,Ca)2.5Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O) – 46,9%. Электронды-микроскопиялық зерттеу бойынша цеолит бөлшектері  клиноптилолитке тән.  Цеолиттердің беттік сипаттамалары  фракциясы 0,5-1,0 мм болғанда модификацияланған цеолиттерде меншікті  беттердің максималды меншікті беті мен   кеуектіліктің меншікті  көлеміне жетеді.

3. Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерімен кадмий  иондарын (Cd2+) сорбциялауда 0,5-1,0 мм аралықтағы бөлшектер фракциясының мәндерінің өзгеруі шығу көрсеткіштеріне елеулі әсер етпейді, ал қорғасын және темір  иондарын  (Pb2+, Fe2+) сорбциясы кезінде темірдің сорбциясы үшін максималды нәтижелер Шаңқанай кен орны цеолитінің 0,5 мм фракциясында пайдалануды қаматамасыз ететіндігі көрсетілген,  қорғасын үшін жақсы нәтижелер Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерінің үлкен факциясын пайдалануға болатындығы көрсетілді. Табиғи цеолиттерді қолдана отырып, сүт өнеркәсібі (шағын және орта бизнес) кәсіпорындары үшін су дайындау қондырғысында тазартудың бірінші бөлігінде фракциясы 0,5 мм  Тайжүзген кен орнының цеолитін; екіншісінде – фракциясы  0,5 мм Шанқанай кен орнының цеолитін және үшінші бөлігінде – фракциясы 1,0 мм  Шанқанай немесе Тайжүзген кен орындары  цеолитін  қолдану ұсынылады.

4 ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ҰСЫНЫЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯ БОЙЫНША ТАЗАРТЫЛҒАН СУДА ДАЙЫНДАЛҒАН СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ

4.1 Цеолиттермен өңделген суды пайдаланып, қалпына келтірілген сүттің сапасын зерттеу

Сүт өнеркәсіптері кәсіпорындарында табиғи цеолиттердің көмегімен  суды уытты  элементтерден, атап айтқанда, ауыр металдардан детоксикациялау  келесідей жүзеге асырылуы мүмкін.

Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттерімен толтырылған адсорбциялық бағанның (33-сурет) көмегімен сүт-ірімшік өнімін өндіру (сүтті қалпына келтіру және одан жұмсақ ірімшік алу)  «Stella Alpina» ЖШС шағын бизнес өндірісі жағдайында апробациялау үшін ұсынылған тазарту әдісі  бойынша тазартылған судың есептік көлемі алынды.

Сурет  33 - Суды тазартуға арналған адсорбциялық бағаналар

Бұл жұмыста қалпына келтірілген сүтті өндіру үшін майылылығы 25% тұтас сүт ұнтағы,  майылылығы 1,0 % майсыздандырылған  сүт ұнтағы, құбыр  суы, табиғи цеолит арқылы тазартылған су; модификацияланған цеолит арқылы тазартылған су қолданылды. Құрғақ сүтті қалпына келтіру 32 суретте  келтірілген технологиялық схемаға сәйкес жүргізілді.

Сурет 34 - Қалпына келтірілген сүтті өндірудің технологиялық сызбасы

Сүтті қалпына келтіру үшін құрғақ сүт пен судың мөлшері 2.2. тарауда келтірілген 1-кестеге сәйкес алынды.  Жұмыс ыдыстарын  температурасы 40-тан 450 С-ге  дейін болатын  сумен  толтырдық. Бір уақытта қыздырумен араластыра отырып құрғақ сүт 2-ші тараудағы 9-шы кестеге сәйкес өлшеп  қажетті мөлшерде салынды және ыдыстың беті қақпақпен жабылды.

Құрғақ сүттің түйіршіктері және көбіктенбеуі үшін барлық көлемде сүтті біркелкі араластыруды қамтамасыз ететін, 30-250 айн/мин диапозонында араластырғышты пайдалана отырып,  техникалық құралдармен араластырылды. Жылыту тұрмыстық электр құралдарымен сүтқайнатқышта қыздыру  жүзеге асырылды. Сыйымдылықтың жылу алмастырғыш жейдесі арқылы аралық жылу тасымалдағышпен қызыдыруды жүргізу рұқсат етіледі.

Қыздыру және араластыру 65-750С температураға жеткенге дейін жүргізіледі, бұл термиялық өңдеуде және патогенді микроағзаларды жоюда сүттің табиғи қасиеттерін барынша сақтауды қамтамасыз етеді. Берілген температураға жеткен кезде қыздыру тоқтатылады және сүт қоршаған ортамен табиғи жылу алмасу немесе еріксіз салқындатуды қолдану есебінен 20-240 С бөлме температурасына дейін бір мезгілде салқындатумен 30-90 минут бойы ыдыста ұсталады. Осыдан кейін сүт тұтынуға немесе одан әрі қолдануға дайын.

Ақуыздардың ісінуінің қажетті дәрежесіне, қалыпты тығыздық пен тұтқырлыққа жеткізілу үшін, сонымен бірге сүттегі сулы дәмді жою үшін  сүт ыдыста ұсталынады.  Бөлме температурасына (20-240 С) жеткен кезде сүтті салқындататын камерада (тоңазытқышта), тікелей жұмыс сыйымдылығында немесе таза ыдыста 4±100 С температурада дайындағаннан кейін 3 тәуліктен асырмай сақтау ұсынылады [144, б. 4].

Құрғақ майсыздандырылған сүтті қалпына келтіру үшін құбыр  суы, табиғи цеолит арқылы тазартылған су; модификацияланған цеолит арқылы тазартылған су пайдаланылды (кесте 42).

Кесте  42 – Құрғақ және қалпына келтірілген сүттегі  элементтердің мөлшері (мг/л)

| Элемент | Құрғақ майсыздандырылған сүт | Суда қалпына келтірілген сүт |  |  | Кеден одағының «Сүт және сүт өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті бойынша |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Орталықтандырылған құбыр сумен | Табиғи цеолит арқылы өткеннен кейін тазартылған суда | Модификацияланған цеолит арқылы өткеннен кейін тазартылған суда |  |
| Қорғасын | т/ж | 0,2490±0,0092 | 0,0207±0,0004 | т/ж | 0,02 |
| Кадмий | т/ж | 0,0008±0,0001 | 0,0004±0,00004 | т/ж | 0,02 |
| Күшән | т/ж | 0,05036±0,00613 | 0,0032±0,0003 | 0,0024±0,0001 | 0,05 |
| Темір | т/ж | 0,292±0,025 | 0,258±0,0075 | 0,0241±0,0014 | 0,3 |

Өнімдегі ауыр металдарды зерттеу нәтижелері көрсеткендей, құбыр суында қалпына келтірілген сүтте қорғасынның  мөлшері рұқсат етілген деңгейден жоғары болды, кадмий,  темір және күшән мөлшері шекті мәннен аспайды. Табиғи цеолит арқылы өткізілген тазартылған суда қалпына келтірілген сүтте мөлшері рұқсат етілген деңгейден аспайтын ауыр металдар болды. Модификацияланған цеолит арқылы өткізілген  тазартылған суда қалпына келтірілген сүтте қорғасын, кадмий табылмады, ал күшән мен темірдің мөлшері рұқсат етілген деңгейден аспады [101, б. 76].

Суды тазарту үшін цеолит сүзгісін қолдану, өңделетін  судағы уытты элементтердің концентрациясын едәуір төмендетеді. Бұл өз кезегінде қалпына келтірілген сүттің сапасына, оның гигиеналық қауіпсіздігі тұрғысынан оң әсер етеді. Ауыр металдардың мөлшері Кеден одағының «Сүт және сүт өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентімен бекітілген  шегінен едәуір төмен болды [101, б. 76].

Қалпына келтірілген сүттің сапалық көрсеткіштері екі жағдайда да техникалық регламент талаптарына сәйкес келеді  (кесте  43)

Кесте 43 – Қалпына келтірілген сүттің физикалық-химиялық көрсеткіштері

| Көреткіштер | Суда қалпына келтірілген сүт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Құбыр суында | Табиғи цеолит арқылы өткеннен кейін тазартылған суда | Модификацияланған цеолит арқылы өткеннен кейін тазартылған суда |
| Ақуыздың массалық үлесі, % | 3,57 | 2,86 | 3,75 |
| Майдың массалық үлесі, % | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Лактозаның массалық үлесі, % | 4,8 | 4,28 | 4,85 |
| Қышқылдығы, 0Т | 16 | 17 | 17 |

42-ші кестені талдау көрсеткендей, модификацияланған цеолит арқылы өткізілген суда қалпына келтірілген сүттегі ақуыз (3,75%) және лактоза (4,85%) мөлшері құбыр суында  немесе табиғи цеолитпен тазартылған суда қалпына келтірілген сүттегі ақуыз бен  лактозаға қарағанда едәуір жоғары  (тиісінше 3,57%  және  4,8 %; 2,86 % және  4,28 %) [101,  б. 76] болғаны анықталды.

Сонымен, сүт өнеркәсібінде суды дайындау үшін цеолитті пайдалану гигиеналық қауіпсіздіктің жоғары көрсеткіштерімен дайын өнімді, атап айтқанда қалпына келтірілген сүтті алуға мүмкіндік береді.

4.2 Жұмсақ ірімшіктің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің технологиялық әдістері - қауіп факторларын талдау. Сыни бақылау нүктелерін анықтау

Қазіргі таңда елімізде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету өзекті мәселелердің бірі.  Өзінің тиімділігін дәлелдеген және халықаралық танылған тамақ қауіпсіздігі менеджментінің негізгі жүйесі HACCP қағидаларына негізделген жүйе болып табылады. HACCP тұжырымдамасы тамақ өнеркәсібіндегі ішкі бақылау бағдарламасы аясында тамақ өнімдерін тұтынушылардың денсаулығына қауіп төндіруге қарсы тұруға арналған. HACCP қағидаларына негізделген құжаттаманы әзірлеуге және жүйенің жұмыс істеуіне қойылатын талаптар Еуропалық парламенті мен Кеңестің 29.04.2004 жылғы № 852/2004/ЕК Регламентінде айқындалған.  Ресейде МЕМСТ  Р 51705.1-2001 «Сапа жүйелері. ХАССП қағидалары негізінде тамақ өнімдерінің сапасын басқару. Жалпы талаптар» қолданысқа енгізілген. Өндірісінде технологиялық схемаларға өзгерістер енгізуді қарастыратын жұмсақ ірімшіктердің жаңа түрлерін әзірлеу адам денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін қауіптерді (химиялық, биологиялық және физикалық заттар) міндетті түрде  ескерумен ұштасады.  Өнімді өндірудің барлық тізбегінде тұрақты бақылау жүйесін құру өндіруге тұтынушыға қауіпсіз сүт өнімдерін өндіруге кепілдік беруге мүмкіндік береді.

Диссертациялық жұмыста ХАССП қағидаларына негізделген тамақ қауіпсіздігін басқару жүйесінің негізгі элементтерін қалпына келтірілген сүтте шикізат ретінде суды пайдалана отырып алынатын жұмсақ ірімшік өндірісінде бейімдеу жүргізілді.

Жұмыстың негізгі мақсаты – жұмсақ Адыгей ірімшігін өндіру бойынша HACCP жоспарын әзірлеу. Жұмыстың бірінші кезеңінің мақсаты - жұмсақ ірімшік өндіру үдерісіне тән қауіп факторларын талдау.  Жұмыстың екінші кезеңінің мақсаты - ірімшік өндірісінің технологиялық үдерісіне сыни бақылау нүктелерін құру және қатерлерді басқару жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.

Мақсатты іске асыру үшін зерттеудің келесі міндеттері қойылды:

1) сапа мен қауіпсіздіктің негізгі критерилеріне сәйкес жұмсақ адыгей ірімшіктерінің сипаттамасын жүргізу;

2)  қатер дәрежесін ескере отырып, өнімнің циклінің әр кезеңіне тән қауіп түрлерін жүйелеу;

3) өнім өндірісінің технологиялық үдерісінің сыни бақылау нүктелерін анықтау, әрбір СБН  сыни шектерін белгілеу;

4) барлық сыни  бақылау нүктелерінің мониторинг жүйесін, сондай-ақ түзету іс-шараларының  тізбесін әзірлеу.

Қалпына келтірліген сүтте өндірілген  ірімшікті  өндіру үдерісінің  әзірленген блок-сызбанұсқасы 35-ші  суретте көрсетілген.

Сурет 35- Ірімшік өндіру бойынша блок-сызбанұсқа

Зерттеудің бірінші мәселесін шешу үшін өнім туралы ақпарат жасалды. Өнім жұмсақ ірімшіктер тобына жатады, табиғи цеолит арқылы сүзілген сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілді,  ары қарай ұйытындылар  өңделіп, қалыптау және тұздау арқылы жасалды.  Ірімшік тікелей жеуге арналған.  Өнімнің толық сипаттамасы, оның ішінде қауіпсіздік көрсеткіштері дайын өнімнің сипаттамасында көрсетілген (кесте. 44).

Кесте 44 -  Жұмсақ Адыгей ірімшігінің  сипаттамасы

| Бастапқы ақпарат бойынша сұрақтар /Ақпарат көзі | Компоненттер / Көрсеткіштер | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 Өнім атауы | Жұмсақ ірімшік |  |
| 2.Өнімнің құрамы | Табиғи цеолит арқылы сүзілген сумен қалпына келтірілген сүт, ас тұзы, бактериялық ашытқы, кальций хлориді, мәйек ферменті |  |
| 3. Өнімнің негізгі сипаттамалары | Физико-химиялық |  |
|  | Ірімшіктің құрғақ затындағы майдың массалық үлесі, % | 45,5±1,6 |
|  | Ылғалдың массалық үлесі, %, артық емес | 55,0 |
|  | Майсыздандырылған заттағы ылғалдың массалық үлесі,%, артық емес | 67,0 |
|  | Тұздың массалық үлесі | 1,0 ден 2,0 –ге дейін |
| 4.Қауіпсіздік көрсеткіштері / КО ТР 033; Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын өнімге (тауарларға) қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптар. Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы № 299 шешімімен бекітілген. | Микроорганизмдер |  |
|  | ІТТБ (колиформалар) | 1,0 г өнімдегі ІТТБ рұқсат етілмейді |
|  | Патогенді (соның ішінде сальмонеллалар) | 25 см3 (г) өнімде рұқсат етілмейді |
|  | Стафилакоктар S.aureus | 1,0 см3 (г) өнімде рұқсат етілмейді |
|  | L.monocytogenes листериялары | 25 см3 (г) өнімде рұқсат етілмейді |
|  | Токсинді элементтер |  |
|  | қорғасын | 0,5 мг/кг артық емес |
|  | мышьяк | 0,3 мг/кг артық емес |
|  | кадмий | 0,2 мг/кг артық емес |
|  | сынап | 0,03 мг/кг артық емес |

Жұмыстың екінші міндетін толық шешу үшін ХАССП жүйесінің бірінші принципіне сәйкес жұмсақ ірімшік өндіру үдерісіне тән қауіп факторларына талдау жасалды. Қауіптерді талдау және оларды бақылау бойынша тиісті шараларды анықтау үш мақсатты көздейді. Біріншіден, ХАССП жоспарын орындау кезінде жою қажет болатын  қауіп-қатерлер байқалады және  оларды жою бойынша шаралар айқындалады.  Екіншіден, талдау оны жақсарту немесе одан да қауіпсіз ету үшін процесте немесе өнімнің өзінде қандай да бір өзгерту  жасау қажет болатынын көрсетуі мүмкін. Үшіншіден, осындай талдаудың нәтижесінде ХАССП принципі екінші болып айтылатын СБН анықтауға негіз болып табылады [162, б. 17].

Қауіптерді  талдаудан бұрын жұмсақ ірімшіктер өндірісінде жиі кездесетін қауіптерді жүйелеу және сипаттау бойынша кешенді жұмыс жүргізілді. Үш санатқа (химиялық, физикалық, биологиялық) бөлінген қауіптердің болжамды тізбесі және қауіпті факторлардың шығу көздері 45-ші кестеде көрсетілген.

Кесте 45 – Ірімшік өндірісінде жиі кездесетін қауіптердің тізімі

| Қауіпті фактордың түрі | Қауіпті фактор | Қауіпті факторлардың көзі |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Биологиялық қауіпті факторлар | E.coli және патогенді микроорганизмдер, соның ішінде салмонеллалар және листериялар; МАжФАМС; КТБг/см3; ІТТБ S.aureus; Proteus туысындағы бактериялар; Ашытқы, зеңдер | Қолданылатын шикізат; Пайдаланылатын технологиялық жабдық; Өндіріс ортасы; Дайындау және өңдеу әдістері (технологиялары); Сақтау шарттары; Қызметкерлердің біліктілігі мен тәртіптілігі; |
| Химиялық қауіпті факторлар | Уытты элементтер (қорғасын, мышьяк, кадмий, сынап); Пестицидтер (ГХЦГ-изомерлері, ДДТ және оның метаболиттері); Микотоксиндер (афлотоксин, дезоксиниваленол, оксиметилфурфурол); Жуғыш және тазалағыш құралдардан уытты элементтер; Химиялық заттардың газы мен булануы; Аллергендер | Қолданылатын шикізат; Пайдаланылатын технологиялық жабдық; Өндіріс ортасы; Дайындау және өңдеу әдістері (технологиялары); Сақтау шарттары; Қызметкерлердің біліктілігі мен тәртіптілігі; |

45- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Физикалық қауіпті факторлар | Жәндіктер; Шыны сынықтары; Металдық қоспалар; Ағаш, шөптер және т.б.; Шаш, тырнақ; Ұсақ тастар, құм | Қолданылатын шикізат; Пайдаланылатын технологиялық жабдық; Өндіріс ортасы; Дайындау және өңдеу әдістері (технологиялары); Сақтау шарттары; Қызметкерлердің біліктілігі мен тәртіптілігі; |

Қатер  факторларының  талдауына  түрлі тәсілдер бар, диссертациялық жұмыста МЕМСТ  Р 51705.1 - 2001-де ұсынылған диаграмманы құру бойынша ұсыныстар қолданылды. Қатерді анықтау әдісі 46-ші кестеде келтірілген. Талдау диаграммасын құру екі саланы: рұқсат етілген және рұқсат етілмеген қауіптерді  бөліп көрсете отырып, рұқсат етілген қатердің  (төзімділігін) шекарасын қалыптастыруды көздейді. Қатердің қандай факторларды  жол берілмейтіндерге жатқызу керектігін түсіну үшін екінші қадам жасау керек: әрбір ықтимал қауіпті оның кәсіпорында пайда болу ықтималдығын ескере отырып бағалау керек.

Кесте 46 – Қатерді анықтау әдісі (қатерлерді талдау диаграммасы)

| салдары | тәуекел |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-өте ауыр (өлім) | 4 |  |  |  |  |
|  | 3- жоғары (ауру) | 3 |  |  |  |  |
|  | 2-орташа (бұзылу) | 2 | 4 |  |  |  |
|  | 1-шамалы (бұзылмаған) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Қатерді  анықтау

|  | төменгі қатер аймағы |
| --- | --- |
|  | орташа қатер аймағы |
|  | жоғары қатер аймағы |

Қауіпті фактор жоғары немесе орташа қатер  аймағына түскен жағдайда «Шешім қабылдау ағашы» әдісі бойынша қосымша талдау жүргізіледі (36-шы сурет). Шешім қабылдау ағашын талдау нәтижелері, сондай-ақ HACCP тобының практикалық тәжірибесі негізінде HACCP жоспарында немесе БН-де басқару жүзеге асырылатын СБН анықтау туралы шешім қабылданды. Бақылау нүктесін басқару PRP немесе OPRP бағдарламалары аясында жүзеге асырылады.

Сурет 36 - Шешім қабылдау ағашы

Жұмсақ ірімшік өндірісінің технологиялық үдерісіне тән қауіпті факторларға жасалған талдау өнімнің әртүрлі сатыларында  болатын барлық қатердің үш түрі болатындығын  көрсетті. Сонымен қатар, ірімшік тұтынушылары үшін рұқсат етілмейтін қатер биологиялық (микроорганизмдер),  сонымен бірге өнімнің құрамында сүт ингредиенттерінің (аллергендердің) болуына байланысты.

Тиімсіз  қатері  бар қауіпті факторлар туралы ақпарат сыни бақылау нүктелерін анықтау  негізіне алынды.

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесі - бұл тағам өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ұйымды басқару және басқару жөніндегі үйлестірілген қызметті әзірлеуге, жүзеге асыруға арналған жүйе. ХАССП жүйесі әлемнің өнеркәсіптік дамыған елдеріндегі тағам өнімдерінің сапасын басқарудың негізгі моделі болып табылады.  Жүйе қауіп факторларын және тиісті алдын алу және түзету әсерлерін анықтау арқылы қатерлерді алдын ала болжауға және басқаруға мүмкіндік береді [187].

ХАССП жүйесі аясында технологиялық процесті талдау және СБН-де басқару жөніндегі іс-шараларды құру  ең күрделі және жауапты кезең болып табылады, себебі  оны орындау нәтижесінде тағам өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шаралар жиынтығы негізделеді.  Бұл ретте СБН  автоматты түрде басқару бойынша іс-шараларды қолдану орны ретінде анықталады, сол арқылы Кеден Одағының (КО ТР 021/2011)  «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талабы орындалады, ол осымен қатар келесіні көздейді: СБН–де бақыланатын параметрлердің шекті мәндерін белгілеу, олардың мониторингі және шекті мәндерді бұзу жағдайындағы іс-әрекеттері  қарастырылады [188].

ХАССП қағидаларына  негізделген азық-түлік қауіпсіздігін басқару жүйесінің негізгі элементтерін пайдалану арқылы табиғи цеолит арқылы    сүзілген сумен қалпына келтірілген сүттен  алынған жұмсақ ірімшік өндіруге бейімдеу жүргізілді.

Технологиялық процестің шекті бақылау нүктелерін айқындау және әрбір СБН  параметрлерінің шекті мәндерін белгілеу әрбір нүктенің бақылауда екендігіне сенімділікті қамтамасыз ету үшін жүргізіледі. Көрсетілген іс-шаралар ХАССП жүйесінің екінші және үшінші қағидаларынан  туындайды. МЕМСТ  Р 51705.1 сәйкес, сыни бақылау нүктесі - бұл қауіпті факторды және қауіпті басқаруды сәйкестендіру үшін бақылауды жүргізу орны. Бұл ретте сыни бақылау нүктелерін сәйкестендірген кезде қатерге  рұқсат етілмейтінге  жатқызылған қауіпті факторлар ғана назарға алынатынын атап өту маңызды. «Бақылау» нүктесін «сыни бақылау» нүктесінен ажырату соңғысының мынадай атрибуттарына негізделген: рұқсат етілмейтін  қауіп  белгілерінің және қауіпті  жою (немесе оны барынша азайту) бойынша бақылау шараларының болуы. Табиғи цеолит арқылы сүзілген сумен қалпына келтірілген сүтте өндірілген жұмсақ ірімшік технологиялық үдерісіндегі өзгерістер ХАССП жоспарын ықтимал қайта құру үшін қажет.  Т.Мейес [189] мәліметтері бойынша, технологиялық үдерістегі немесе жабдықтағы кез келген өзгерістер автоматты түрде тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесі тұрғысынан тәуелсіз талдаудың мәні болып табылады.  Бұл ретте СБН -мен байланысты барлық жаңа қатерлер  мен мәселелер келісіледі, содан кейін ХАССП жоспарына қажетті өзгерістер енгізілді. Содан кейін сыни технологиялық параметрлер келісіліп, СБН  қайта қаралады, содан кейін олар технологиялық үдерістің  уақытша операциялық картасына енгізілді.

Стандартта ұсынылған СБН  іздеу алгоритмі жұмсақ ірімшік өндірісінің технологиялық үдерісінің  барлық операциялары бөлінісінде әрбір ескерілетін (жол берілмейтін) қауіпті фактор бойынша талдау жүргізуді көздейді. 47-кестеде кәсіпорында ХАССП жүйесін іске асыру аясында бақылау шараларын таңдау және бөлу хаттамасы  көрсетілген.  Жүргізілген зерттеу нәтижелері бес маңызды сыни нүктелерін және цеолит сүзгісінен өткен сумен қалпына келтірілген сүттен жасалған жұмсақ ірімшік өндіруде  бір бақылау нүктесін анықтауға мүмкіндік берді.

Кесте 47- Қауіпті факторларды талдау (Hazard Analysis)

| Кезең | қауіпті фактордың түрі | қауіпті фактордың көзі | ықтималдығы | салдары | жиынтығы | ҚФ анықталған көзі бойынша ескерту шаралары | осы кезеңде осы қауіп көзін алып тастау немесе қолайлы деңгейге дейін төмендету мүмкін бе? | ҚФ анықталған көздері әсерінен қолайлы деңгейден асып кетуіне байланысты ластану мүмкін бе немесе қауіптілік деңгейі қолайсыз деңгейге дейін көтерілуі мүмкін бе? | келесі қадамдар немесе әрекеттер осы қауіпті факторларды жоя ала ма | бақылау нүктесесінің күйі (топтың шешімі) | HACCP тобының ескертулері / ескерту шаралары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Қалпына келтірілген сүт | Б Х Ф | шикізат | 3 | 3 | 9 | иә | иә | - | - | БН | сапасыз шикізат өндіріс үшін өте маңызды, бірақ тексерілген жеткізушілермен жұмыс істеу, кіріс бақылау кезінде шикізаттың қауіпсіздігін растайтын құжаттарды сұрау, сондай-ақ кіріс зертханалық бақылау осы қауіп факторын төмендетеді, сондай-ақ шикізат одан әрі өңделуге жатады, бұл тәуекелдің алдын алады, сондықтан бұл OPRP бағдарламасы аясында басқарылады |
|  |  | қызметкерлер | 3 | 3 | 9 | иә | иә | - | - | - | қызметкерлердің жеке гигиена ережелерін сақтауы, сондай-ақ одан сүтті қайта |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | өңдеу қатердің алдын алады, сондықтан бұл қауіп PRP бағдарламасы аясында басқарылады |
|  |  | орта | 3 | 3 | 9 | иә | иә | - | - | - | қабылдау кезінде өндірістік ортаның температуралық жағдайларын сақтау, сондай-ақ сүтті одан әрі өңдеу қатердің алдын алады, сондықтан бұл қауіп PRP бағдарламасы аясында басқарылады |
|  |  | жабдық | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | қабылдау кезінде сүттің жабдықпен тікелей байланысы жоқ |
|  |  | инфрақұрылым | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | өндірістік қабылдау бөлмелеріне санитарлық нормаларды сақтау, бөлмелерді уақтылы жөндеу, сондай-ақ сүтті қайта өңдеу қатерді болдырмайды, сондықтан бұл қауіп PRP бағдарламасы аясында басқарылады |

47-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сүтті салқындатқыш сауытқа құю | Б Х Ф | шикізат | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | шикізатты одан әрі тазарту және пастерлеу процестері осы кезеңдегі қатерлердің алдын алады |
|  |  | қызметкерлер | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жеке гигиена ережелерін сақтауды бақылау және қызметкерлерді жүйелі түрде оқыту бұл қатерді болдырмайды және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-01 Қызметкердің жеке гигиенасы бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | орта | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | цехтың санитарлық жағдайын күнделікті сақтау қатерді азайтуға мүмкіндік береді, сондықтан бұл қауіптер сыни емес және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-02 Цехтың санитарлық жағдайын сақтау бойынша жұмыс нұсқаулығы) |

47-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жабдық | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жабдықтарды қолдануда жүйелі шаралар бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықтарды басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | инфрақұрылым | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | бөлмелерді қолдануда жүйелі алдын-алу шаралары, тоғыспалы ластануды болдырмайтын барлық жағдайларды сақтай отырып жөндеу жұмыстары бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықты басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
| Механикалық қоспалардан тазарту | Ф | шикізат | 3 | 2 | 6 | иә | иә | - | - | СБН №1 | бұл процесс бөгде қосындылардың енуінің физикалық факторын азайту үшін арнайы жасалған, бірақ сыни шектердің болмауы OPRP №1 бағдарламасы аясында басқаруға мүмкіндік береді |

47-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | қызметкерлер | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жеке гигиена ережелерін сақтауды бақылау және қызметкерлерді жүйелі түрде оқыту бұл қатерді болдырмайды және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-01 Қызметкердің жеке гигенасы бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | орта | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | цехтың санитарлық жағдайын күнделікті сақтау қатерді азайтады, сондықтан бұл қауіптер сыни емес және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-02 Цехтың санитарлық жағдайын сақтау бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
| Сүтті танкерде сақтау | Б Х Ф | технология | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | сүттің температурасын автоматты түрде ұстап тұру технологияның қауіпсіздігіне сенімді болуға мүмкіндік береді |
|  |  | шикізат | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | шикізатты тазарту және одан әрі пастерлеу процесі осы кезеңде қатердің алдын алады |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | қызметкерлер | 3 | 2 | 3 | иә | жоқ | иә | иә | - | жеке гигиена ережелерін сақтауды бақылау және қызметкерлерді жүйелі түрде оқыту бұл қатерді болдырмайды және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-01 Қызметкердің жеке гигенасы бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | орта | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | цехтың санитарлық жағдайын күнделікті сақтау қатерді азайтады, сондықтан бұл қауіптер сыни емес және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-02 Цехтың санитарлық жағдайын сақтау бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | жабдық | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жабдықтарды қолдануда жүйелі шаралар бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықтарды басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инфрақұрылым | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | бөлмелерді қолдануда жүйелі алдын-алу шаралары, тоғыспалы ластануды болдырмайтын барлық жағдайларды сақтай отырып жөндеу жұмыстары бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықты басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
| Сүтті пастерлеу | Б | технология | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | СБН № 2 | пастерлеу процесі биологиялық қауіпті азайту үшін арнайы бағытталған процесс болып табылады, онда технологиялық режимдер сақталмаса, микроорганизмдердің көбею ортасы болады. Cондай-ақ микроорганизмдердің көбеюін төмендетуі мүмкін одан әрі технологиялық операциялар жоқ, сондықтан бұл қауіп сыни және HACCP жоспары аясында басқарылады. |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шикізат | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |  | пастеризацияның технологиялық операциясының бұзылуы микроорганизмдердің көбеюіне әкелуі мүмкін, сондықтан бұл қауіп сыни және HACCP жоспары аясында басқарылады |
|  |  | қызметкерлер | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жеке гигиена ережелерін сақтауды бақылау және қызметкерлерді жүйелі түрде оқыту бұл қатерді болдырмайды және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-01 Қызметкердің жеке гигенасы бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | орта | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | цехтың санитарлық жағдайын күнделікті сақтау қатерді азайтады, сондықтан бұл қауіптер сыни емес және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-02 Цехтың санитарлық жағдайын сақтау бойынша жұмыс нұсқаулығы) |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жабдық | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жабдықтарды қолдануда жүйелі шаралар бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықтарды басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | инфрақұрылым | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | бөлмелерді қолдануда жүйелі алдын-алу шаралары, тоғыспалы ластануды болдырмайтын барлық жағдайларды сақтай отырып жөндеу жұмыстары бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықты басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
| Сүтті ашыту және ферменттеу, сарысуды ағызу, ақуыздарды алу, пресстеу | Б Ф Х | технология | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | шикізат | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | қызметкерлер | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жеке гигиена ережелерін сақтауды бақылау және қызметкерлерді жүйелі түрде оқыту бұл қатерді болдырмайды және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-01 |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Қызметкердің жеке гигенасы бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | орта | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | цехтың санитарлық жағдайын күнделікті сақтау қатерді азайтады, сондықтан бұл қауіптер сыни емес және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-02 Цехтың санитарлық жағдайын сақтау бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | жабдық | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жабдықтарды қолдануда жүйелі шаралар бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықтарды басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | инфрақұрылым | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | бөлмелерді қолдануда жүйелі алдын-алу шаралары, тоғыспалы ластануды болдырмайтын барлық жағдайларды сақтай отырып жөндеу жұмыстары бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектілері мен жабдықты басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
| Ерітіндіде тұздау |  | технология | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | СБН №3 | Бұл технологиядағы тұздау сапалы дәм беру үшін қолданылады. Тұздау процестері тұқымдануды азайтудың қосымша аспектісі болып табылады, сондықтан басқару OPRP №1 бағдарламасы аясында жүзеге асырылады |
|  |  | шикізат | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | қызметкерлер | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жеке гигиена ережелерін сақтауды бақылау және қызметкерлерді жүйелі түрде оқыту бұл қатерді болдырмайды және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-01 Қызметкердің жеке гигенасы бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | орта | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | цехтың санитарлық жағдайын күнделікті сақтау қатерді азайтады, сондықтан бұл қауіптер сыни емес және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-02 |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цехтың санитарлық жағдайын сақтау бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | жабдық | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жабдықтарды қолдануда жүйелі шаралар бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықтарды басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | инфрақұрылым | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | бөлмелерді қолдануда жүйелі алдын-алу шаралары, тоғыспалы ластануды болдырмайтын барлық жағдайларды сақтай отырып жөндеу жұмыстары бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықты басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
| Ірімшіктерді кептіру және пісіп-жетілуге орналастыру |  | технология | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | шикізат | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | қызметкерлер | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жеке гигиена ережелерін сақтауды бақылау және қызметкерлерді жүйелі түрде оқыту бұл қатерді |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | болдырмайды және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-01 Қызметкердің жеке гигенасы бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | орта | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | цехтың санитарлық жағдайын күнделікті сақтау қатерді азайтады, сондықтан бұл қауіптер сыни емес және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-02 Цехтың санитарлық жағдайын сақтау бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | жабдық | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жабдықтарды қолдануда жүйелі шаралар бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықтарды басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | инфрақұрылым | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | бөлмелерді қолдануда жүйелі алдын-алу шаралары, тоғыспалы ластануды болдырмайтын барлық жағдайларды сақтай отырып жөндеу жұмыстары бұл |

47-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықты басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
| Ірімшіктерді қалыптау және қаптау, қалыптарға салу |  | технология | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | СБН №4 | бұл технологиядағы тұздау сапалы дәм беру үшін қолданылады. Тұздау процестері тұқымдануды азайтудың қосымша аспектісі болып табылады, сондықтан басқару OPRP №1 бағдарламасы аясында жүзеге асырылады |
|  |  | шикізат | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | қызметкерлер | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жеке гигиена ережелерін сақтауды бақылау және қызметкерлерді жүйелі түрде оқыту бұл қатерді болдырмайды және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-01 Қызметкердің жеке гигенасы бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | орта | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | цехтың санитарлық жағдайын күнделікті сақтау қатерді азайтады, сондықтан |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бұл қауіптер сыни емес және жұмыс нұсқаулары аясында басқарылады (WI-ICD-02 Цехтың санитарлық жағдайын сақтау бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | жабдық | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | жабдықтарды қолдануда жүйелі шаралар бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықтарды басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
|  |  | инфрақұрылым | 3 | 2 | 6 | иә | жоқ | иә | иә | - | бөлмелерді қолдануда жүйелі алдын-алу шаралары, тоғыспалы ластануды болдырмайтын барлық жағдайларды сақтай отырып жөндеу жұмыстары бұл кезеңді сыни емес деп санауға мүмкіндік береді (WI-ICD-10 Инфрақұрылым объектілері мен жабдықты басқару бойынша жұмыс нұсқаулығы) |
| Сүтті сақтау және тасымалдау | Б | технология | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | қызметкерлер | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | өнімдер герметикалық жабылған қоймаға |

47- кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жіберіледі, нәтижесінде қауіптер аз болады |
|  |  | орта | 3 | 3 | 9 | иә | иә | - | - | СБН №5 | температуралық сақтау режимдерінің бұзылуы өнімнің бұзылуына әкеледі, нәтижесінде бұл қауіп сыни және HACCP жоспары аясында басқарылады |
|  |  | жабдық | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | өнімдер герметикалық жабылған қоймаға жіберіледі, нәтижесінде қауіптер аз болады |
|  |  | автокөлік |  |  |  |  |  |  |  | СБН №5 | температуралық жеткізу сақтау режимдерінің бұзылуы өнімнің бұзылуына әкеледі, нәтижесінде бұл қауіп сыни және HACCP жоспары аясында басқарылады |

ХАССП жүйесінің үшінші қағидаларына  сәйкес, әрбір сыни бақылау нүктесі үшін  сыни шектерді,  яғни «бақыланатын шаманың рұқсат етілген және рұқсат етілмеген мәндерді айыратын өлшемшарттарын» орнату қажет. Шекті өлшемшарттарын қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтін мақсатта орнатылатын технологиялық шектерден ажырату керек.  Бұл жағдайда сыни шектеулер температура, уақыт, затбелгіде өнімнің құрамы туралы таңбалау ақпаратының болуы сияқты факторларға негізделген.  СБН  мониторинг жүйесін әзірлеу өз зерттеудің  екінші мәселесін шешеді.

Мониторинг және түзету іс-әрекеттерін (түзетулерін) жүзеге асыру үдерістерінің мәні бойынша әзірленген және келісілген ақпарат ХАСПП жоспарының хаттамасына орналастырылды.  48-кестеде қалпына келтірілген сүттен өндірілген  жұмсақ ірімшік өндіру үдерісінің  ХАССП жоспарының хаттамасы  ұсынылған.

Көрсетілгендей, қауіп факторларын басқарудың құрылған жүйесі түпкілікті өнімді болмашы талдауды талап етеді, өйткені бақылаудың жеткілікті және пәрменді шаралары өндіріс үдерісіне  кіріктірілген және ерте сатыда жұмыс істейді.

4.3 Қалпына келтірілген сүттен өндірілген жұмсақ ірімшіктің технологиясын жетілдіру, сапасы мен қауіпсіздігін зерттеу

СҚӨҚКӨ қойылатын негізгі талап тұтас өнімнің параметрлеріне ұқсас тағамдық құндылық көрсеткіштері қамтамасыз етілген жағдайда нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігі болып табылады.

Н.Н.Липатов, К.И.Тарасов деректері бойынша, қалпына келтірілген және қаймағы алынбаған  сүттен алынған сүт өнімдеріндегі ақуыз, май және лактоза мөлшерінің айтарлықтай айырмашылығы байқалмайды. Ақуыз және лактоза мөлшерінің  айырмашылықтарды тек майсыздандырылған құрғақ сүттің толық қалпына келмеуімен, сондай-ақ құрғақ сүтті өндірудегі пастерлеу және қоюландыру кезіндегі шығындармен түсіндіруге болады [23, б.58; 190].   Минералдық құрамы бойынша құрғақ сүттің  өнімдері сүтті қалпына келтіруде пайдаланатын суға байланысты қаймағы алынбаған  сүттен жасалған өнімдерден де асып түсуі мүмкін.

Тұтас қалпына келтірілген сүт және жұмсақ ірімшік өндірісінде шикізат ретінде: ұсынылған технология бойынша тазартылған су, тұтас  құрғақ  сүт. Жұмсақ ірімшікті дайындаудың технологиялық үдерісі  келесідей:  шикізатты қабылдау және дайындау → құрғақ сүтті қалпына келтіру → сүтті пастерлеу → қоспаны майлылығы бойынша қалыпқа келтіру → қоспаны салқындату → ашыту және ұйыту → ұйындыны кесу → түйіршіктерді қалыптау → сарысуды бөлу → ірімшікті қалыптау → ірімшікті өздігінен престеу → ірімшікті тұздау → ірімшіктің пісіп-жетілуі → буып-түю және таңбалау. Құрғақ сүтті 3.3 тарауда  жазылған технология бойынша суда ерітіп, қалпына келтірілген сүтті аламыз. «Лактан 1-4 M» сүт сапасын талдағышында қалпына келтірілген сүттің физика-химиялық көрсеткіштері анықталды (49-кесте).

Кесте 48 - HACCP бағдарламасының хаттамасы

| Үдеріс кезеңдері СБН нөмірі | Қауіпті көздер | Сыни шектер / Жауапты тұлға (қызметі) | Алдын алу шаралары / Жауапты тұлға (қызметі) | Бақылау рәсім дері / Жауап- ты тұлға (қызметі) | Мониторинг рәсімдері / Жауапты тұлға (қызметі) | Түзету шаралары / Жауапты тұлға (қызметі) | Түзету әрекеттері | Жазбалар / Жауапты тұлға (қызметі) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сүтті тазарту СБН № 1 | Физикалық: жәндіктер, шыны сынық тары, металл қоспа лары, ағаш, шөп, шаш, тырнақ, ұсақ тастар, құм | - | сүтті арнайы сүзгілер арқылы өткізу және жылыту/ технолог | сүзгілердің тұтастығын бақылау дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес жүзеге асырылады/ технолог | - | сүзгілерді ауыстыру; қосымша сүзу/ технолог | Қызметкер- лерді қосымша оқыту/ технолог; шикізат жеткізушісін ауыстыру/ басшы | сүзгілер мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету актілері/ басшы |
| Сүтті пастер-леу/ СБН2 | Биоло-гиялық: Микро-ағзалар-дың өсуі | Сүтті 850С қыздыру/ технолог | пастерлеу-салқындату қондырғысында жабдықты өлшеу құралдарын тексеру және | пастерлеу-салқындату қондырғы- сында пастерлеу параметрлерінің | өнімнің әрбір партиясына пастерлеу режимі мен уақытын мониторинг- | пастерлеу параметрлерін түзету, мұндай мүмкіндік болмаған кезде өнім оның қауіпсіздігіне күмән туындаған | жабдықты қосымша жөндеу; | жабдықты жөндеудің жедел журналдары; өлшеу құралдарын тексеру сертификаттары; |

48-кестенің жалғасы

|  |  |  | күту/басшы; операторларды пастерлеу параметр-лерін анықтауға оқыту/ технолог; пастерлеу параметрлерін сақтау/ технолог | сақталуын тексеру; жабдық-тардың дұрыс пайдалануын тексреу; дайын өнімдерді зертханалық тексеру/ технолог | теу/технолог | немесе сапалық сипаттамалары жоғалған кезде (қайта өңдеуге жол берілмейтін кезде) есептен шығару актісін жасай отырып кәдеге жаратуға беріледі/ технолог | қызметкерлерді қосымша оқыту/ технолог | зертханалық бақылау журналдары; технологиялық тексеру журналы; оқыту бойынша есеп беру;/ технолог; есептен шығару актілері/ бухгалтерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ерітіндіде тұздау /СБН №3 | Микро-ағзалар-дың өсуі | Нормаға сәйкес тұздық: х.т. дистилденген суда қышқылдылығы pH 5,5 болатын ас тұзының 20% ерітіндісі/ технолог | Нормаға сәйкес тұздық: х.т. дистилденген суда қышқылдылығы pH 5,5 болатын ас тұзының 20% ерітіндісі; операторларды технологиялық параметрлерді анықтауға оқыту; рецептураны бұзбау/ технолог | nехнология-лық параметрлердің сақталуын тексеру/ технолог | жоқ | тұздау параметрлері бұзылған өнім аспаздық өнімдерге жіберіледі/ технолог | қызметкер-лерді қосымша оқыту/ технолог | технологиялық тексеру журналы, оқыту бойынша есеп беру/ технолог; есептен шығару актілері/ бухгалтерия |

48-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ірімшіктерді қалып-тау және қаптау/ СБН №4 | Биология-лық: Микро-ағзалар-дың өсуі; физикалық бөгде қосындылар: | жоқ | жетулі мерзімі ұзақ ірімшіктер үшін кептіру жүргізіледі және ірімшіктерге арналған арнайы қаптау қолданылады: «Полисвэд» Латекс немесе SWOP-5 балауыз-парафин қоспасы немесе ірімшіктерге арналған арнайы вакуумды термошөгімді пакеттері. Қаптау оларды қолдану нұсқаулығына сәйкес жүргізіледі. | өлшеп-оралған өнімнің бүтіндігін тексеру; қаптау материалдарын стерилдеу параметрле рін тексеру; жабдықтардың дұрыс пайдаланы-луын тексеру; дайын өнімдерді зертханалық тексеру/ технолог | жоқ | қаптау материалдарын стерилдеу параметрлерін түзету мұндай мүмкіндік болмаған кезде өнім қауіпсіздігіне күмән туындаған немесе сапалық сипаттамалары жоғалған кезде (қайта өңдеуге жол берілмейтін кезде) есептен шығару актісін жасай отырып, аспаздық қайта өңдеуге беріледі/ технолог | өлшеп-орау материалдарын ауыстыру; қызметкер-лерді қосымша оқыту/ технолог | бактерицидті тексеру журналы, өлшеу құралдарын тексеру сертификаттары, зертханалық тексеру журналы, технологиялық тексеру журналы/ технолог; оқу бойынша есептер/ зертханашы; есептен шығару актілері/ бухгалтерия |

48-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сұйық және үгілмелі сүт және сүт қышқылды өнімдері тағамдық ыдыстарға құйылады /және сату үшін дүкенге өлшеніп жіберіледі / технолог; өлшеп-орау бөлімшесінде таза аймақтың санитариялық нормаларын сақтау/техникалық және өндірістік қызметкерлер қаптау технологиясы операторларын оқыту/ технолог; |  |  |  |  |  |

48-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ірімшіктерді сақтау және тасымалдау СБН №5 | Биология-лық: Микро-ағза-лардың өсуі | Белгілен-ген рецептураларға сәйкес сақтау темпера-турасы/ технолог | қаптау материалдарын зарарсызданды-ру/ технолог рефрижераторлардың күтімі және тоңазыту камералары мен автокөлік будкаларын-дағы өлшеу құралдарын тексеру/ басщы; қызметкерлерді сақтау ережелерін анықтауға оқыту, сақтау және жеткізу параметрлерін орындау/ технолог | сақтау және жеткізу кезінде температуралық режимдерді қадағалау, тоңазытқыш жабдығы-ның дұрыс пайдаланы-луын тексеру, дайын өнімдерді шығаруда зертханалық тексеріс/ басшы | өнімнің әрбір партиясына температуралық режимдер мен сақтау/ жеткізу уақытысы-ның мониторинг/ технолог | есептен шығару актісін жасай отырып, өнімнің қауіпсіздігіне күмән туындаған немесе сапалық сипаттамаларын жоғалтқан кезде (қайта өңдеуге жол берілмейтін кезде) оны қайта өңдеу немесе кәдеге жарату/ басшы | Тоңазытқыш жабдықтарын қосымша жөндеу; Қызметкер-лерді қосымша оқыту/ басшы | жабдықты жөндеудің жедел журналдары; өлшеу құралдарын тексеру сертификат-тары; зертханалық бақылау журналдары/ басшы; өнім температурасын және сақтау уақытын бақылау журналы/ технолог; оқыту бойынша есеп беру/басшы; есептен шығару актілері/ бухгалтерия |

Кесте 49  - Қалпына келтірілген сүттің физико-химиялық көрсеткіштері

| Сүттің физика-химиялық көрсеткіштері | Қалпына келтірілген сүт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Табиғи цеолит арқылы сүзілген суда | Модификацияланған цеолит арқылы сүзілген суда | «Stella Alpina» ЖШС суында |
| Майдың массалық үлесі, % | 3,44 | 3,46 | 3,32 |
| Ақуыздың массалық үлесі, % | 2,43 | 2,48 | 2,29 |
| ҚМСҚ (СОМО) | 8,20 | 8,30 | 7,93 |
| Тығыздығы | 21,95 | 28,31 | 27,04 |

Алынған мәліметтер (кесте 49) әр түрлі суда қалпына келтірілген сүт сапасының физикалық-химиялық көрсеткіштері бір-біріне  жақын екенін көрсетеді.

Алынған қалпына келтірілген сүт қоспасы 70-720 С температурада 20-25 секунд пастерлейді. Пастерленген қоспаны 30-350 С дейін салқындатады, 100 кг қоспаға 20-40 г сусыз тұз мөлшерінде кальций хлориді мен 1-2% мөлшерінде бактериялық ашытқы қосады. 35-45 минут ішінде қоспаның ұюын  қамтамасыз ететін мөлшерде мәйек ферменті  қосылады.  Алынған ұйытынды кесіліп, сарысуы бөлінгенше, қышқылдықты жоғарылату үшін 5-15 минутқа қалдырылады, екінші қыздыру 34-360 С дейін жүргізіліп, 10-15 минут иленеді.  Ірімшік дәндерін өңдеудің жалпы ұзақтығы 25-30 минутты құрайды.

Сарысудың қышқылдығы 17-19 0Т жеткеннен кейін сарысудың кемінде 50%-ын бөліп алады, дайын өнімде 1-2% тұз алу есебінен ас тұзының сүзілген ерітіндісін дәндерге  енгізеді және 10-20 минут ұстағаннан кейін қалыптайды.  1,5-2,0 сағат бойы өздігінен престеледі, 30 минут бойы 0,6-дан 1,3 кПа дейінгі қысымда престеу жүргізіледі және кептіруден кейін буып-түйіледі. 1,5-2,0 сағат 30 минут бойы 0,6-дан 1,3 кПа дейінгі қысым кезінде өздігінен престеуді жүргізеді және кептіргеннен кейін қаптайды. Физика-химиялық және органолептикалық көрсеткіштер бойынша жұмсақ ірімшік оны өндіру жөніндегі технологиялық нұсқаулықта келтірілген нормаларға сәйкес келуі керек   [163, б. 105].

МемСТ-қа сәйкес дайын өнімде органолептикалық (дәмі, түсі, иісі) және физика-химиялық (қышқылдық, тазалық дәрежесі, майдың массалық үлесі, түсі) көрсеткіштер анықталады.

Дәстүрлі (Stella Alpina суында)  және ұсынылған технология бойынша дайындалған (табиғи және модификацияланған цеолитімен) қалпына келтірілген сүттен жасалған жұмсақ ірімшіктердің химиялық құрамдары мен физико-химиялық көрсеткіштеріне салыстырмалы зерттеулер жүргізілді. Зерттеулердің нәтижесі (кесте 50) дәстүрлі (Stella Alpina суында) және ұсынылған технология бойынша (табиғи және модификацияланған цеолитімен тазартылған суында) қалпына келтірілген сүттен өндірілген жұмсақ ірімшіктің физико-химиялық қасиеттері бір-біріне айтарлықтай жақын екенін көрсетті.  Барлық көрсеткіштер бойынша жұмсақ ірімшіктер 033/2013 КО ТР талаптарына жауап береді.

Кесте 50 – Қалпына келтірілген сүттен алынған жұмсақ ірімшіктің  физикалық-химиялық көрсеткіштері

| Көрсеткіштердің атаулары, өлшем бірліктері | Жұмсақ ірімшік |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | табиғи цеолит арқылы сүзілген суда қалпына келтірілген сүттен дайындалған | модификацияланған цеолит арқылы сүзілген суда қалпына келтірілген сүттен дайындалған | Stella Alpina ЖШС суында қалпына келтірілген сүттен дайындалған |
| Физико-химиялық көрсеткіштер: -ақуыздың массалық үлесі, % -майдың массалық үлесі, % көмірсулардың массалық үлесі, % Токсинді элементтер, мг/100 г: -қорғасын -мышьяк -кадмий Микробиологиялық көрсеткіштер: -1,0 г өнімдегі ІТТБ (колиформалар) -патогенді, соның ішінде 25 см3 (г) өнімдегі сальмонеллалар - 1,0 см3 (г) S.aureus -25 см3 өнімдегі (г) L.monocytogenes листериялары | 14,22±0,18 3,40±0,04 3,88±0,02 т/ж т/ж т/ж т/ж т/ж т/ж т/ж | 13,12±0,12 3,77±0,05 4,01±0,06 т/ж т/ж т/ж т/ж т/ж т/ж т/ж | 12,72±0,10 3,09±0,04 3,97±0,05 т/ж т/ж т/ж т/ж т/ж т/ж т/ж |

Жұмсақ ірімшіктердің пісіп-жетілу үдерісін салыстырмалы талдау табиғи және модификацияланған цеолит (50-кесте) арқылы сүзілген суымен және Stella Alpina ЖШС суымен қалпына келтірілген сүттерден өндірілген жұмсақ ірімшіктердің пісіп-жетілу кезіндегі микробиологиялық көрсеткіштері (МАжФАМС, КТБ/г (см3)) 0-ден 30-шы күндер аралығында бақыланды (51- кесте).

Кесте 51 – Жұмсақ ірімшіктің микробиологиялық көрсеткіштері

| Өнім | Сақтау мерзімі (0-30 күн) | Микробиологиялық көрсетіштері: МАжФАМС, КТБ/г (см3) |
| --- | --- | --- |
| табиғи цеолит арқылы сүзілген суда қалпына келтірілген сүттен дайындалған жұмсақ ірімшік | 0 (күн) 7 (күн) 30 (күн) | 2·102 3·103 7·103 |
| модификацияланған цеолит арқылы сүзілген суда қалпына келтірілген сүттен дайындалған жұмсақ ірімшік | 0 (күн) 7 (күн) 30 (күн) | 1·102 2·103 5·103 |
| Stella Alpina компаниясының суында қалпына келтірілген сүттен дайындалған жұмсақ ірімшік | 0 (күн) 7 (күн) 30 (күн) | 3·102 3·103 5·103 |

51-кестедегі келтірілген мәліметтер бойынша табиғи және модификацияланған цеолитпен тазартылған суда қалпына келтірілген сүттен  өндірілген жұмсақ ірімшіктерде МАжФАМС, КТБ сәйкесінше 0- ші күні  2·102 және 1·102 көрсетсе, ал 30-шы күні осы үлгідегі жұмсақ ірімшіктерде аталған көрсеткіш 7·103 және 5·103 шамасын көрсетті. Ал Stella Alpina ЖШС-нің суымен қалпына келтірілген сүттерден өндірілген жұмсақ ірімшікте аталған көрсеткіш 0-ші күні 3·102, 30-шы күні 5·103 көрсетті. Осыған орай зерттеулердің нәтижесі бойынша табиғи және модификацияланған цеолиттер арқылы тазартылған сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілген жұмсақ ірімшіктерлің пісіп-жетілу үдерісі дәстүрлі технология бойынша қалпына келтірілген сүттен өндірілген жұмсақ ірімшіктердің пісіп-жетілуімен сәйкес келетінін көрсетті.

Сүт өнімдерінің сапасының органолептикалық көрсеткіштері тұтынушылардың қалауын қалыптастыруда маңызды.  Осыған байланысты қазақстандық цеолитті пайдалана отырып шикізат ретінде қолданылатын суды  тазарту негізінде алынған қалпына келтірілген сүттің сапасын органолептикалық бағалау өте маңызды.

Дегустацияға модификацияланған цеолит негізіндегі сүзгіден өткен сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілген адыгей жұмсақ ірімшігі (Үлгі 1), «StellaAlpina» ЖШС цехындағы  сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілген адыгей жұмсақ ірімшігі (Үлгі 2, бақылау) және  табиғи  цеолит сүзгісі арқылы өткен сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілген адыгей жұмсақ ірімшігі  (Үлгі 3) ұсынылды.

Жұмсақ ірімшіктің сапасын бағалау критерийі органолептикалық көрсеткіштері бойынша жүргізілді: дәмі мен иісі,  консистенциясы, түсі, суреті, сыртқы түрі.  Органолептикалық көрсеткіштері 45 балдық бағалау шкаласымен МемСТ 33630-2015 бойынша  бағаланды (сурет 37). Жұмсақ ірімшік үлгілерінің түсі - ақ түстен ашық сарыға дейін сипаттамада болды.

Сурет 37 - Адыгей жұмсақ ірімшіктерінің негізгі органолептикалық көрсеткіштерін МемСТ 3363-2015 бойынша дегустациялық  бағалау

Үлгі №1 - модификацияланған цеолит негізіндегі сүзгі арқылы тазартылған сумен  қалпына келтірілген сүттен өндірілген жұмсақ Адыгей ірімшігінің сыртқы түрі нормативтік талаптарға сәйкес болды.  Беті тегіс, ылғалданған, шырыштанбаған тегіс және қыртыссыз.  Айқын дәмі мен пастерлеу хош иісі бар, таза, татымды, сәл ащылау дәмге ие.  Консистенциясы нәзік, біртекті, сәл сынғыш. Түсі біркелкі. Суреті жоқ.  Дөңгелек пішінді кішкентай көзшелері  бар.   Жалпы дегустациялық бағалау балы - 42.

Үлгі №2 - «Stella Alpina» ЖШС цехының суымен  қалпына келтірілген сүттен жасалған жұмсақ Адыгей ірімшігінің сыртқы түрі нормативтік талаптарға сәйкес.  Беті тегіс, ылғалданған, шырыштанбаған және қыртыссыз, сыртқы түрі аздап деформацияланған. Бетінде сары дақтары бар. Консистенциясы нәзік, біртекті, сәл сынғыш. Түсі біркелкі. Көптеген кішкентай көзшелері мен бұрышты пішінді қуыстары бар. Жалпы дегустациялық бағалау балы – 41.

Үлгі №3 - табиғи цеолит негізіндегі сүзгіден өткен сумен қалпына келтірілген сүттен жасалған жұмсақ Адыгей ірімшігінің дегустация нәтижелері бойынша сыртқы түрі  нормативтік талаптарға сәйкес. Таза, татымды, сәл қышқыл, сәл айқын дәмі мен пастерлеу хош иісі бар. Жұмсақ ірімшіктің беті ылғалданған, шырыштанбаған және қыртыссыз. Консистенциясы нәзік, біртекті, сәл тығыздау. Түсі ақшыл сары реңді біркелкі ақ. Құрылымы бойынша сәл мыжылған.  Суреті жоқ.  Кішкентай сопақша формада көзшелері бар. Жалпы дегустациялық бағалау балы -  40,1.

Табиғи цеолит негізіндегі сүзгі арқылы, модификацияланған цеолит сүзгісі  арқылы өткен сумен  және «Stella Alpina»  ЖШС цехындағы  сумен қалпына келтірілген сүттен жасалған адыгей  жұмсақ ірімшіктердің  барлық іріктелген үлгілері органолептикалық көрсеткіштері бойынша жоғары бағаланды.

«Консистенция» «сыртқы түрі» және «дәмі және иісі» көрсеткіштері бойынша үлгілер шамалы айырмашылықтармен іс жүзінде бірдей.  Барлық жұмсақ ірімшіктердің сыртқы түрі біркелкі, ылғалды, шырыштанбаған, таза, дәмді және консистенциясы жағынан  нәзік, біркелкі сипаттамада болды (сурет 38).

Сурет 38 - Адыгей жұмсақ ірімшіктерінің органолептикалық көрсеткіштерінің профилограммасы

Үлгілердің айырмашылығы жұмсақ ірімшіктерің дәмі және иісі, сыртқы түрі және консистенциясында  байқалады. Үлгі №1-модификацияланған цеолит негізіндегі сүзгі арқылы тазартылған суда қалпына келтірілген сүттен жасалған жұмсақ адыгей ірімшігінің дәмі мен иісінің үйлесімділігі бойынша  пастеризацияның айқын дәмі мен иісі азырақ, таза, болмашы ащы дәмі бар (4,7 балл), сыртқы түрінің үйлесімділігі бойынша ірімшіктің қабыршағы жоқ, беті тегіс, ылғалданған, шырыштанбаған  (5 балл), консистенциясы нәзік, біртекті және аздап сынғыш, аздап тығыздау (4,4 балл). Үлгі №2 - «Stella Alpina» ЖШС цехының суында қалпына келтірілген сүттен жасалған жұмсақ Адыгей ірімшігінің дәмі мен иісінің үйлесімділігі бойынша   пастеризацияның айқын дәмі мен иісі әлсіз, орташа ащы дәмі бар (4,6 балл), сыртқы түрінің үйлесімділігі бойынша  ірімшіктің қабыршағы жоқ, беті тегіс, ылғалданған, шырыштанбаған, сыртқы түрі аздап деформацияланған (4,9), консистенциясы нәзік, біртекті, аздап сынғыш және аздап тығыз (4,6),  Үлгі №3 - табиғи цеолит негізіндегі сүзгіден өткеннен кейін суда қалпына келтірілген сүттен жасалған жұмсақ Адыгей ірімшігі дәмі мен иісінің үйлесімділігі бойынша  пастеризацияның айқын дәмі мен иісі азырақ, ащы  дәмі бар (4,4 балл),  сыртқы түрінің үйлесімділігі бойынша  ірімшіктің қабыршағы жоқ, беті тегіс, ылғалданған, шырыштанбаған, сыртқы түрі деформацияланған (4,8 балл), консистенциясы нәзік, біртекті және сынғыш, тығыз (4,3).

Осылайша, органолептикалық бағалау нәтижелері сүтті қалпына келтіруде суды цеолитпен өңдеудің сүт өнімдерінің сапасына оң әсерін көрсетті.

Сонымен, органолептикалық, физика-химиялық және микробиологиялық бағалау ұсынылған технологиялар бойынша алынған жұмсақ адыгей  ірімшіктерінің  жоғары тұтынушылық қасиеттері мен сапасын көрсетеді, бұл біздің ұсыныстарымызды өнеркәсіптік өндірістерде пайдалануға мүмкіндік береді.

4.4 Қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнімнің технологиясын жетілдіру, сапасы мен қауіпсіздігін зерттеу

Сүт қышқылды өнім өндірісінде шикізат ретінде: ұсынылған технология бойынша тазартылған су, құбыр суы,  тұтас құрғақ сүт, ашытқы қолданылды. Сүт қышқылды өнімді өндірудің технологиялық үдерісі  келесідей:  шикізатты қабылдау және дайындау → сүтті майлылығы бойынша қалпына келтіру → тазарту → гомогендеу → пастерлеу → ұйыту температурасына дейін салқындату → ұйыту → араластыру → салқындату → ыдысқа құю → сақтау → тасымалдау. Құрғақ сүтті 3.3 тарауда  жазылған технология бойынша суда ерітіп, қалпына келтірілген сүт алынды. Сүт қышқылды өнім кефир мысалында бұл әдіспен өндіру келесідей негізгі операциялардан тұрады: сүтті дайындау, сүтті ұйыту және жетілдіру, дайын сусынды ыдысқа құю және сақтау. Сүтті гомогендеу 60-65 0С температурада және 15-17,5 МПа қысымда жүргізілді. Сүт қышқылды өнімдерді өндіруде неғұрлым кең таралған пастерлеу режимі–85-870С температурада 5-10 минут немесе 90-92 0С температурада 2-3 минут ұстау. Пастерленген сүт ашыту температурасына 370С дейін салқындатылды. Осы температурада сүтке Kefir DC1 500 I  ашытқысы  қосылып, өнімді ұю процессі 6 сағат өткеннен кейін өнімдердің қышқылдығы 70-720Т (рН 4,5-4,65) көрсетті. Ары қарай өнім салқындатуға және пісіп-жетілуге қалдырылды. Пісіп-жетілу уақыты 6-7 сағатты құрады, дайын өнімнің консистенциясы тығыз, бертекті, дәмі мен иісі  сүт қышқылды өнімдеріне  сәйкес болды. Дайын өнім 5-8°С  температурада  ыдыстарға  құйылды.

Ары қарай, ұсынылған технология бойынша алынған сумен және құбыр суымен қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнімдердің химиялық құрамдары мен физико-химиялық көрсеткіштеріне салыстырмалы зерттеулер жүргізілді (кесте 52).

Зерттеулердің нәтижесі (кесте 52) құбыр суында және ұсынылған технология бойынша қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнімдерінде ақуыз бен көмірсулардың мөлшері ұсынылған технология бойынша сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілген өнімдерде сәйкесінше 0,24-0,49 есе жоғары болды. Бұл өз кезегінде жаңа әдіспен алынған суда құрғақ сүт толығымен ерігенін көрсетеді.

Кесте  52 - Қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнімнің сапасы мен қауіпсіздік  көрсеткіштері

| Көрсеткіштердің атаулары, өлшем бірліктері | Сүт қышқылды өнім |  |
| --- | --- | --- |
|  | Құбыр суымен қалпына келтірілген сүттен өндірілген | Ұсынылған технология бойынша қалпына келтірілген сүттен өндірілген |
| Физико-химиялық көрсеткіштер: - ақуыздың массалық үлесі, % - майдың массалық үлесі, % - көмірсулардың массалық үлесі, % Токсинді элементтер, мг/100 г: - қорғасын - кадмий Минералды элементтер, мг/100 г: -темір Микробиологиялық көрсеткіштер: МАжФАМС, КТБ/г | 3,32±0,08 1,0±0,02 4,16±0,05 0,032±0,0001 0,0021±0,0001 0,0938±0,0005 8·106 | 3,56±0,08 1,0±0,02 4,65±0,05 т/ж т/ж т/ж 9*106 |

Сонымен қатар, зерттеулер барысында құбыр суымен қалпына келтірілген үлгіде кадмийдің мөлшері шекті рұқсат етілген концентрациядан жоғары болғаны анықталды (0,0021мг), ал қорғасын мен темірдің анықталған мөлшерлері шекті рұқсат етілген концентрациядан аспады (0,032 және 0,0938 сәйкесінше). Ал ұсынылған технология бойынша алынған сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнімде аталған ауыр металдар табылған жоқ. Бұл өз кезегінде судың жоғары қауіпсіздігін дәлелдейді.

Микробиологиялық көрсеткіштерді анықтау бойынша жүргізілген зерттеулердің нәтижесі құбыр суымен салыстырғанда ұсынылған технология бойынша алынған сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнімде үдерістің қарқынды жүргенін көрсетті (8·106 ж»не 9·106 сәйкесінше). Ұсынылған технология бойынша алынған суда қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнім  033/2013 КО ТР талаптарына жауап береді.

4-бөлім бойынша қорытынды

1. Өнімдегі ауыр металдарды зерттеу нәтижелері көрсеткендей, құбыр суында қалпына келтірілген сүтте қорғасынның  мөлшері рұқсат етілген деңгейден жоғары болды, кадмий мен темірдің мөлшері шекті мәннен аспайды, мышьяк табылған жоқ. Табиғи цеолит арқылы өткізілген тазартылған суда қалпына келтірілген сүтте мөлшері рұқсат етілген деңгейден аспайтын ауыр металдар болды. Модификацияланған цеолит арқылы өткізілген  тазартылған суда қалпына келтірілген сүтте қорғасын, кадмий табылмады, ал мышьяк пен темірдің мөлшері рұқсат етілген деңгейден аспайды. Сонымен, сүт өнеркәсібінде суды дайындау үшін цеолитті пайдалану гигиеналық қауіпсіздіктің жоғары көрсеткіштерімен дайын өнімді, атап айтқанда қалпына келтірілген сүтті алуға мүмкіндік береді.

2. Жұмсақ ірімшік өндіру үдерісіне тән және түрлері бойынша жүйеленген қауіпті факторлар анықталды. Ұсынылған факторлардың әрқайсысы бойынша өндіріс үдерісінің  әрбір сатысында рұқсат етілмейтін  қатерлерге  талдау жүргізілді. Жұмсақ ірімшік өндірісінің технологиялық үдерісінің бес сыни  бақылау нүктелері  анықталды, оларда жол берілмейтін қауіп бар, сонымен қатар қауіпті қолайлы деңгейге дейін жою немесе азайту шаралары мүмкін. Сыни бақылау нүктелері: механикалық қоспалардан тазарту, сүтті пастерлеу, ерітіндіде тұздау, ірімшіктерді қалыптау және қаптау, қалыптарға салу, сүтті сақтау және тасымалдау.

3. Бақылау мәніне арнайы жауапкершілікті бекітуді, оны жүргізудің уақтылығы мен сапасын, өлшеу және бақылау нәтижелері бойынша жазбаларды тіркеу орнын көздейтін сыни бақылау нүктелерін мониторингтеу бағдарламасы әзірленді. Сыни бақылау нүктелері рұқсат етілген мәндерден асып кеткен жағдайда түзету әрекеттерінің тізімі ұсынылды.

4. Органолептикалық, физика-химиялық және микробиологиялық көрсеткіштер бойынша қалпына келтірілген сүт-шикізат негізінде өндірілген жұмсақ ірімшіктердің сапасын бағалау цеолитті өңдеудің жұмсақ адыгей  ірімшіктерінің  сапасына оң әсерін көрсетеді. Жұмсақ ірімшіктердің сапасын бағалау нәтижелері суды цеолитті өңдеуді өндірістің технологиялық желілеріне енгізудің оң әсерін көрсетті.

5. Ұсынылған технология бойынша алынған сумен және құбыр суымен қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнімдердің химиялық құрамдары мен физико-химиялық көрсеткіштеріне салыстырмалы зерттеулер жүргізілді. Ұсынылған технология бойынша алынған сумен қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнімде аталған ауыр металдар табылған жоқ. Бұл өз кезегінде судың жоғары қауіпсіздігін дәлелдейді. Ұсынылған технология бойынша алынған суда қалпына келтірілген сүттен өндірілген сүт қышқылды өнім  033/2013 КО ТР талаптарына жауап береді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Зерттеулер негізінде келесі қорытындылар жасалды:

1. Әр түрлі сүт өнеркәсібі өндірістерінде қолданылатын сумен жабдықтау  орталықтандырылған жүйенің су сапасын зерттеу нәтижесінде  барлық су сынамаларының  физика-химиялық көрсеткіштері  белгіленген техникалық регламент  талаптарына  сәйкес келмейтіні анықталды. Ауыр металдар иондарының концентрациясы  [Fe2+]  - 3,1969 мг/л  - 17,16 мг/л, [Pb2+] - 0,04079 мг/л, [Cd2+] - 0,0039 мг/л белгіленген  ШРК нормаларынан жоғары болды.

2. Ұсынылған сорбенттер негізінде  қазақстандық Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерін   тұз қышқылының ерітіндісімен  модификациялары көрсетілген. Сорбенттерді 1 н HCl ерітіндісімен алдын-ала  өңдеу цеолиттердің адсорбциялық қабілетін тек   2,2-7,1% өзгертетіні анықталды. Бұл нәтижелер өңдеуден кейін цеолит құрамындағы SiO2 үлесінің өзгермеуімен негізделеді, себебі силикаттық топтар Pb2+, Cd2+ және Fe3+ иондарының адсорбциясы негізінде жатқан ион алмасу үдерісіндегі анықтаушы рөл атқарады.

3. РФА әдісімен HCl–мен модификацияланғанға дейінгі және кейінгі Тайжүзген және Шаңқанай цеолиттерінің минералогиялық, химиялық құрамы  анықталды. Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарындағы  цеолиттерінің зерттелген үлгілерінде  клиноптилолит сәйкесінше  34,3% – 46,9% мөлшерде болатыны анықталды. Сорбенттердің меншікті беті 6,41-22,43 м2/г, кеуектілігінің  меншікті көлемі 0,009-0,011 см3/г, кеуектіліктің орташа мөлшері 1,74-1,716 нм болатыны көрсетілді.

4. Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерін  сүзгі материалы ретінде пайдалана отырып, сүт өнімдерін өндіру үшін су дайындау технологиясы әзірленді. Ауыр металдардың модельдік ерітінділеріндегі суды тазарту бойынша Тайжүзген және Шаңқанай цеолиті бөлшектердің мөлшері 0,1-0,5 және 0,5-1,0 мм фракцияда ең жоғары тиімділікті көрсетеді.

5. Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттері темірдің модельдік ерітіндісінен – 83-90 %, қорғасынның -92-99 %, кадмийдің - 93-99 % ең жоғары шығару дәрежесіне ие. Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен ауыр металл иондарының (Fe2+, Pb2+, Cd2+) сорбциясына ағын жылдамдығының әсері аз.  Сүзу жылдамдығын 0,24 – 2,4 дм3/сағ арттыру тазартылған су сапасына және сорбция үдерісінің тиімділігіне әсер етпейді.

6. Адсорбция үдерісінің  теориялық және эксперименттік зерттеу нәтижелері негізінде  сүт өнеркәсібі (шағын және орта бизнес) кәсіпорындары үшін су үш баған арқылы фракциясы 0,5-1,0 мм  Шанқанай немесе Тайжүзген кен орындарының, фракциясы 0,1-0,5 мм Шанқанай кен орнының, фракциясы 0,1-0,5 мм  Тайжүзген кен орнының цеолиттерімен  толтырылған  үш баған арқылы өтетін суды үш сатылы тазартудың технологиялық схемасы ұсынылды. Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының цеолиттерін пайдаланып ауыр металдардан суды сорбциялық тазартудың әзірленген технологиясы  «Stella Alpina» ЖШС-де сынақтан өтті.

7. Ұсынылған және дәстүрлі технология бойынша тазартылған суда  қалпына келтірілген сүттен жасалған жұмсақ ірімшіктің   физика-химиялық және микробиологиялық көрсеткіштеріне салыстырмалы зерттеулер жүргізілді. Дәстүрлі  және ұсынылған технология бойынша тазартылған суда  қалпына келтірілген сүттен өндірілген жұмсақ ірімшіктің физико-химиялық қасиеттері бір-біріне жақын екенін көрсетті. Барлық көрсеткіштер бойынша жұмсақ ірімшіктер 033/2013 КО ТР талаптарына жауап берді. Ұсынылған технология бойынша тазартылған   суда қалпына келтірілген сүттен өндірілген жұмсақ ірімшіктердің пісіп-жетілу үдерісі дәстүрлі технология бойынша тазартылған суда қалпына келтірілген сүттен өндірілген жұмсақ ірімшіктердің пісіп-жетілуімен сәйкес келетіні анықталды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Попова Н.В. Водоподготовка в технологии восстановленных продуктов переработки молока как фактор их качества // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии.  - 2014. - Т.2,  № 4. – С.27-35.

2 Пушмина И.Н. Гигиеническая безопасность пищевой продукции как основа оздоровления питания населения // Здоровье для всех.- 2010.- №2. - C. 29-35.

3 Margeta K., Elshorbagy W., Chowdhury R.K.  Natural Zeolites in Water Treatment – How Effective is Their Use.– London: Water Treatment, IntechOpen, 2013. 10.5772/50738.

4 Какимов А.К., Какимова И.А., Смирнова И.А., Жарыкбасов Е.С. Перспективные направления применения цеолита для очистки молока от токсикоэлементов // Техника и технология пищевых производств. – 2018. - Т.48, №1. - С. 143-149.

5 Kaskous S. Cow’s milk consumption and risk of disease //Emirates Journal of Food and Agriculture. – 2021.- Vol.33. - P.1-11.

6 Горбатова К.К. Химия и физика молока и молочных продуктов.  – СПб.:  ГИОРД , 2012.  – 336 с.

7 Молдобаева Д.С., Пономарёва Е.В. Исследования швейцарских ученых о пользе молока и молочных продуктов // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. - 2016.- №4(7). –С. 1-4.

8 Pereira P.C. Milk nutritional composition and its role in human health/Nutrition. - 2014.- № 30. –P. 619–627.

9 ДанквертА. О молоке и молочных продуктах / А. Данкверт, Т. Джапаридзе // Главный зоотехник. – 2010. - № 4. – С. 31-34.

10 Чубенко Н.В. Обеспечение качества и безопасности молока и молочной продукции / Н.В. Чубенко, Л.А. Малышева // Ветеринарная патология. -2012. - № 1. - С. 135-138.

11 Hoppe C., Molgaard C., Michaelsen K.F. Cow's milk and linear growth in industrialized and developing countries // Annual Review of Nutrition.  – 2013.- Vol. 26.- P.131-173.

12 Асминкина Т.Н. Оценка и контроль качества продукции животоноводства / Учеб.пособие. изд.: Ай ПиЭр Медиа,  2018. – 266 с.

13 Тёпел А. Химия и физика молока. – СПб.: Профессия, 2012. – 832 с.

14 Левина Г.Н., Максимчук М.Г., Артюх В.Н. Аминокислотный состав и биологическая ценность белков молока коров черно-пестрой породы и ее помесей с монбельярдской // Российская сельскохозяйственная наука. – 2020. №6.  – С. 50-53.

15 Усатюк Д.А., Мироненко И.М. Пищевая ценность молочного жира в современных технологиях переработки молока // Биотехнология и общество в XXI веке. Сборник статей Международной научно-практической конференции. - Барнаул, 2015. - С. 278-281.

16 Скидан И.Н.,  Бельмер С.В. Молочный жир и его функциональная роль в детском питании // Вопросы детской диетологии, - 2018.  -Т.16, №4. - С. 28–41.

17 Курьянова Н.Х. Витамины молока, газы и пигменты молока / Наука в современных условиях: от идеии до внедрения. -2014. - №1. - С. 325-331.

18 Волкова Т.А. О лактозе и ее производных // Переработка молока. - 2021.- №11 (265). -С. 16-19.

19 Спасич Т.А., Лемешевская Е.П., Тармаева И.Ю. Гигиеническая оценка региональных различий макро – и микроэлментного состава коровьего молока // Сибириский медицинский журнал (Иркутск). – 2014. - №8. – С. 83-85.

20 Курьянова Н.Х. Минеральные вещества молока // Наука в современных услловиях: от идеи до внедрения. - 2014. - №1.- С. 317-321.

21 Нурахова Б.Ж. Қазақстанның сүт және сүт өнімдері рыногы // Проблемы агрорынка. - 2016. - №3. - С.136-142.

22 Galstyan A.G., Aksenova L.M., Lisitsyn A.B. et al. Modern approaches to storage and effective processingof agricultural products for obtaining high quality food products // Herald of the Russian Academy of Sciences. - 2019. - Vol. 89, № 2. -P. 211–213. DOI: 10.1134/ S1019331619020059.

23 Оганесянц Л.А., Хуршудян С.А., Галстян А.Г. Мониторинг качества пищевых продуктов – базовый элемент стратегии // Контроль качества продукции. - 2018.- № 4. - С. 56–59.

24 Липатов H.H. Восстановленное молоко: Теория и практика производства восстановленных молочных продуктов.  - М.: Агропромиздат, 1985. – 225 с.

25 Попова Н.В. Инновации в технологии восстановления сухого молока как фактор управления качеством восстановленных продуктов переработки молока // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. - 2013. - Т.7,  №4.  - С. 181-186.

26 Turovskaya S.N., Petrov A.N., Radaeva I.A., Illarionova E.E., Semipyatniy V.K., Ryabova A.E. Water microelement composition influence on the efficiency of the milk powder dissolution process  // Food systems. – 2019. - Vol.2. - P. 9-15.

27 Переработка молока и производство сыра в Республике Казахстан: отчет  по результатам исследования.  - Алматы, 2017. –63 с.

28  Голубева Л.В. Технология молока и молочных продуктов. Молочные консервы. Учебник и практикум. – М.: Издательство Юрайт, 2020. -392 с.

29 Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов: Учебник для бакалавров / М.С. Касторных, В.А. Кузьмина, Ю.С. Пучкова – 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. - 328 с.

30 Маммадова Н.О., Балаев Б.Г. Диагностические основы экспертизы и детализация химического состава и пищевой ценности сухого молока / Научный вестник Одесского национального экономического университета. - 2018. - №11 (263). - С. 136-144.

31 Галстян А.Г., Петров А.Н., Радаева И.А., Туровская С.Н., Червецов В.В., Илларионова Е.Е., Семипятный В.К. Теория и практика молочно-консервного производства - М.: Издателский дом «Федотов Д.А.», отпечатано в типографии «Авторская Мастерская», 2016. - 181 с.

32 Радаева И.А., Кручинин А.Г., Туровская С.Н., Илларионова Е.Е., Бигаева А.В. Формирование технологических свойств сухого молока // Вестник МГТУ. - 2020. - Т. 23, № 3. - С.280–290. DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-3-280-290.

33 Рябцева С.А., Ганина В.Ж., Панова Н.М. Микробиология молока и молочных продуктов: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2018. -192 с.

34 Репников В.И., Беляев Н.М. Оценка технологических процессов производства сухого цельного молока // Наука и современность. – 2016.- №42. - С. 72-76.

35 Буравлев В.О., Кондратюк Е.В., Кондратюк А.В., Комарова Л.Ф. Применение новых сорбционных материалов и оборудования для водоподготовки в пищевой промышлености // Полузновский вестник. – 2011.  - №3/2. - С. 188-191.

36 Слесаренко И.Б., Слесаренко И.В., Давыдова Н.Н. Использование технологий водоподготовки артезианских вод для пищевых производств // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2010.- №8. - С. 58-61.

37 Калимуллин И.Р., Гумерова Г.Х., Николоаев А.Н. Совершенствование системы водоподготовки предприятий химической и пищевой промышленности // Вестник Казанского технологичексого университета. – 2013. - Т.16, №2. - С. 142-144.

38 Касьянов Г.И., Христюк А.В., Мякинникова Е.И. Получение воды с модифицированным изотопным составом для использованиях пищевых продуктов // Известия вузов. Пищевая технология. – 2014. - №5-6. -  С. 65-68.

39 Стрикаленко Т.В., Дюдина И.А. Нижник Т.Ю. Инновации водоподготовки в технологии молочных продуктов // International Scientific and Practical Conference World science. – 2017. – Т.1, № 11 (27). – С. 25-29.

40 Международный стандарт (ISO 22000:2018). Система менеджмента пищевой безопасности. Требования к любой организации, участвующей в цепи м создания пищевой продукции. Второе издание, июнь 2018.-  45 c.

41 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (с изменениями на 8 августа 2019 года) Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902320560. Дата обращения. 13.01.2020.

42 Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной воды: практическое руководство/ Другов Ю.С., Родин А.А. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 678 с.

43 Miron L. Health risk assessment of the population in function to the composition of drinking water // One Health & Risk Management. - 2021. - Vol.2. - P. 22-28.

44 Геворкян К.А. Показатель «активность воды» - критерий качества пищевых продуктов // Сборник трудов «актуальные вопросы индустрии напитков», ВНИИПБиВП. 2018,  - С. 29-32. DOI: 10.21323/978-5-6041190-3-7-2018-2-29-32.

45 ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент  Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Москва. Издательство стандартов ИПК. – 2017. -45 с.

46 Полянский К.К., Пономарев А.Н. Мембранные методы водоподготовки в производстве восстановленных молочных продуктов // Переработка молока. – 2017.  - №4. – С. 54-58.

47 Голубева Л.В., Богатова О.В., Догарева Н.Г. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. Технология цельномолочных продуктов / Учебное пособие. -2-е изд., стер.  - СПб.: Издательство «Лань», 2019. -380 с.

48 Горбатова К.К. Химия и физика молока и молочных продуктов/ Горбатова К.К., Гунькова П.И.; под общ. Ред. К.К.Горбатовой. – СПб:: ГИОРД, 2012. – 336 с.

49 Батырбеков А.Н. Гигиена и санитария объектов мясо-молочной продукции.  Учебно-методическое пособие. – Костанай, 2013.  – 138 с.

50 Руководство по обеспечению качества питьевой воды: 4-е изд. [Guidelines for drinking water quality -4thed.]. – Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2017. – 628 с.

51 Кравцова Е.А., Жидков В.Е. Вода и ее роль в экологии питания человека // Современные тенденции в образовании и науке. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 14 частях.  – Тамбов, 2014. – С.82-84.

52  Ang Li, Carolien Kroeze, Taher Kahil, Lin Ma and Maryna Strokal. Water pollution from food production: lessons for optimistic and optimal solutions // Current Opinion in Environmental Sustainability.  – 2019. -  Vol. 40. - P. 88–94.

53 Хамзина Ж.Б., Алимарданова М.К., Мырзалиева С.К. Очистка сточных вод предприятий молочной отрасли // Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства». – Алматы, 2018. - С. 69-70.

54  Garcia S.N.., Osburn B.I., and  Cullor J.S. A one health perspective on dairy production and dairy food safety. //J.One Health. -2019.-  Vol.7. - P. 1-9.

55  Al Hamedi, F.H.A., Karthishwaran K., Alyafei M.A.A. Hydroponic whaet production using fresh water and treated wastewater under the semi-arid region // Emirates Journal of Food and Agriculture. – 2021.- Vol. 33. - P. 178-186.

56 ProsekovA.Yu., Ivanova S.A. Providing food security in the existing tendencies of population growth and political and economic instability in the world // Foods and Raw Materials. -2016. - Vol. 4. - P. 201–211.

57 ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». (с изменениями на 10 июля 2020 года).

58 Хецуриани Т.Е., Чапыгина Е.В., Жукова Т.В., Хецуриани Е.Д. Значение органолептических показателей питьевой воды Ростовской области как факторов эпидемической безопасности здоровья населения // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2019. - №2(26). - С. 24-34.

59 Демахин А.Г., Акчурин С.В., Кузнецов Н.Н., Палагин А.Ю., Курсков С.Н. Модернизация способа очистки питьевой воды от соединений мышьяка, включающая переарботку токсичных отходов // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология.  -2015. – Т.15, №3. – С. 36-40.

60 Бабкина Т.А. Требования к качеству воды в молочной промышленности // Молочная промышленность. -2017. - №5. - С.60-63.

61 Алимарданова М.К., Хамзина Ж.Б.  Су сапасы сүт өнімдерінің қауіпсіздігін кешенді бағалау критерийлерінің бірі ретінде // Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. - 2020. - №4. - Б. 5-12.

62 Алимарданова М.К., Хамзина Ж.Б. Сүт өнеркәсібіндегі судың сапасына қойылатын  талаптар // Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства». - Алматы, 2019. - С. 191-193.

63 Учайкин А.В., Короткая Е.В. Ресурососберегающая технология вдоподготовки в производстве восстановленного молока // Актуальные вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности промышленных регионов: материалы международной научно-практической конференции / под общей редакцией Т.А. Красновой.  – Кемерово, 2017. -  С. 154-156.

64 Попова Н.В., Потороко И.Ю. Обеспечение качества и сохраняемости восстановленных продуктов переработки молока // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. - 2014. - Т. 2,  №3.  - С.37-46.

65 Стрижко М.Н., Семипятный В.К., Радаева И.А., Туровская С.Н., Карапетян В.В., Малова Т.И., Галстян А.Г. К вопросу о рациональности процесса восстановления сухих молочных продуктов // Молочная промышленность. – 2014. - №6. – С. 63 – 66.

66 Геворкян К.А. Технологии водоподготовки в производстве пищевых продуктов (по материалам работ НИИ Молочной промышленности).  Иразиханов А.Б. // Сборник трудов: Актуальные вопросы индустрии напитков, ВНИИПБиВП. – 2018. - С. 33-35. DOI: 10.21323/978-5-6041190-3-7-2018-2-33-35

67 Бигаева А.В., Туровская С.Н. Современное обеспечение водоподготовки в технологии восстановленного молока  // Переработка молока.– 2020. - №1(243). – С. 22-25.

68 Krasnova T. A., Timoshchuk I. V., A.K. Gorelkinaand J. Dugarjav. The choice of sorbent for adsorption extraction of chloroform from drinking water // Foods and Raw Materials. – 2017. - Vol.5. - P. 189-196.

69  Борисов Б.А. Водоподготовка  в производстве пищевых продуктов и напитков / Борисов Б.А., Егорова Е.Ю., Зайнуллин Р.А. - СПб.: Профессия, 2014. – 398 с.

70 Абубакирова К.Д., Базарбаева Т.А., Асен У. Экологическое состояние водных ресурсов Республики Казахстан // Вестник КазНУ. серия экология. – 2015. - №1/1 (43). – С. 31-36.

71 Турарбеков Д.З. Проблема питьевой воды в Республике Казахстан. // В сборнике: Декада экологии. Материалы XI Международного конкурса. 2017. - С. 17-20.

72 Майне Питер ван Дейк. Актуальность экономических и регуляторных аспектов для водного хозяйства Казахстана: проблемы и инструменты совершенствования // Центральноазиатский журнал исследований водных ресурсов. - 2019. - №5(1). – С. 13-34.

73 Каримова А.В. Содержание свинца в питьевых водах Восточного Казахстана // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - №2. - С. 703-709.

74 Дроздова Е.В. Сравнительный анализ национальных показателей безопасности питьевой воды с международными, региональными и национальными стандартами развитых стран // Здоровье и окружающая среда. - 2018. - №28. - С. 5-20.

75 Baikenova G.G., Benz T.V., Sugralina L.M. Analysis of the quality of water resources of the Republic of Kazakhstan // Вестник Карагандинского университета Серия «Химия».2017.  - № 4(88). - С. 104-107.

76 Сидорова А.И., Куликова М.Г. Сравнительный анализ показателей качества и безопасности питьевой воды // Современные материалы, техника и технология. Материалы 3-й Международной научно-практической конференции. 2013, - С. 322-326.

77 Позднякова М.А., Федотова И.В., Липщиц Д.А. К вопросу об использовании обобщающих показателей при оценке качества питьевой воды // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение.  - 2012. - №2(50).  - С.44-46.

78 Целевые показатели к Протоколу по проблемам воды и здоровья Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Республика Казахстан).  Проект. –Астана, 2017. - 52 c.

79 Хамзина Ж.Б., Алимарданова М.К. Системный подход в технологии очистки воды для производства молочной продукции// Новые концептуальные подходы к решению глобальной проблемы обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях. Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. - Курск, 2019. - С. 300-305.

80 Alimardanova M.K., Khamzina Zh.B., Balpanova D.T. Kazakhstan zeolites as a perspective material in the water treatment of the Dairy Industry // Bulletin of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan.– 2021. – Vol. 1. - P. 18 – 25.

81 Герасимов Д. В. Исследование методов обработки воды и водной составляющей восстановленных молочных продуктов и их влияния на показатель активности воды // Д. В. Герасимов, Е. П. Сучкова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств». - 2013. - №3. – C. 1-6.  http://www.processes.ihbt.ifmo.ru

82 Герасимова Д.В., Е.П. Сучкова,  Лаптева Н.Г. 2013. Необходимость специальной обработки воды в производстве молочных продуктов на основе восстановленных компонентов // Успехи современного естествознания - 2013. Vol. 1. - P. 169-170.

83 Алимарданова М.К., Хамзина Ж.Б. Су – сүтті қайта өңдеудің қалпына келтірілген өнімдерінің сапасы ретінде // Химия және химиялық технология бойынша XI халықаралық Бірімжанов съезінің еңбектері. – Алматы, ҚазҰУ 2021. - С. 358-359.

84 Галстян А.Г. Передовые технологии водоподготовки в производстве восстановленных молочных продуктов // А.Г. Галстян, А.Н. Петров, ГНУ ВНИМИ РАСХН. - М. http://www.water.ru/bz/ param/moloko.shtml (Дата обращения 11.10.2018 г.)

85 Голубева Л.В. Влияние степени очистки питьевой воды на показатели восстановленного обезжиренного молока // Л.В. Голубева. http://www.ecodoma.ru/info/inf6/ (Дата обращения 14.02.2020 г.)

86 ГалстянА.Г., Червецов В.В., Туровская С.Н., Шкловец А.Н. Водоподготовка - фактор повышения экономической эффективности предприятий // Молочная промышленность. – 2011. -  №2. – С. 58 – 60.

87 Краснова Т.А. Водоподготовка в пищевой промышленности // Техника и технология пищевых производств. – 2018. - Т.48. - №1. - С. 15-29.

88 Häsler B., Msalya G., Roeseld K., Fornacea K., Eltholtha M., Sikirac A., Kurwijilac L., Rushtona J., Graced D.Using participatory rural appraisal to investigate food production, nutritionand safety in the Tanzanian dairy value chain // Global Food Security. – 2019. - Vol. 20. - P. 122–131.

89 Kelly  E., Cronk R., Fisher and Bartam J.  Sanitary inspection, microbial water quality analysis, and water safety in handpumps in rural sub-Saharan Africa // Clean Water. -2021. https://doi.org/10.1038/s41545-020-00093-z

90 Meneses Y. E., Flores R. A. Feasibility, safety, and economicimplications of whey-recoveredwater in cleaning-in-place systems: A case study on waterconservation for the dairy industry  // Journal of Dairy Science. - 2016. - Vol. 99(5). - P. 3396-34077.

91 Rad S. J.,  Lewis M. J.  Water utilization, energy utilization and waste water management in the dairy industry // International Journal of Dairy Technology. – 2014. – Vol.  67(1). - P. 1-20.

92 FDA Food Code 2013: Chapter 5 –Water, Plumbing &Waste. Accessed Nov. 27, 2013. ISBN 978-1-935239-02-4 https://www.fda.gov/media /87140/download.

93 Алимарданова М.К., Хамзина Ж.Б. Сүт өнімдері өндірісінде суды дайындаудың заманауи жүйелері // Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. – 2019. - №1. - Б. 35-41.

94  Хамзина Ж.Б., Алимарданова М.К., Мырзалиева С.К. Сүтті қайта өңдеудің қалыпқа келтірілген өнімдер технологиясында суды өңдеу мәселелеріне // «Тағам, жеңіл өнеркәсіптер мен қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2018. - Б. 88-90.

95 Flanagan S.V., Johnston R. B., Zheng Y. Arsenic in tube well water in Bangladesh: health and economic impacts and implications for arsenic mitigation // Bull  World Health Organ. - 2012. - Vol. 90. -  P. 839–846.

96 Селиверстов А.Ф., Лагунова Ю.О., Кулюхин С.А., Ершов Б.Г.  Исследование сорбции мышьяка на неорганических сорбентах, модифицированных соединениями железа // Журнал прикладной химии. - 2017. - Т.90, №3. - С. 332-339.

97 Пат. №2606779 РФ. Способ водоподготовки /  Новиков А.Е.,Мелихов В.В., Филимонов М.И.;  опубл. 10.01.2017, Бюл. №1. – 12 с.

98 Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. - Издательство «Химия»,  1982.   – 168 с.

99 Адрышев А.К., Струнникова Н.А., Карибаева М.К. Извлечение ионов металлов из загрязненных подземных вод цеолитами // Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. – 2008. - №2.- С. 102-109.

100 Breck D.W.Zeolite molecular sieves: structure. Chemistry and Use. John Wiley and Sons, - New York,  1974.- 771 p.

101 Alimardanova M., Khamzina Zh. Belopukhov S. Use of sorbents to improve water quality in the production of Reconstituted Dairy Products // Emirates Journal of Food and Agriculture. -  2022. - Vol.34.- P. 70-78.

102 Савченков М.Ф. Цеолиты России // XXI век. Техносферная безопасность. – 2017. - Т. 2, № 2. - С. 38–44.

103 Новгородов П.Г., Александров А.Р., Ефимов С.Е. Исследование цеолита месторождения Хонгуруу (Якутия) в качестве фильтрующего материала // Наука и практика. Серия «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение».  – 2012. -  Vol. 3. - P. 18-23.

104 Мырзалиева С.К., Хамзина Ж.Б., Хамидулла А., Ізбасар А. Природные цеолиты, как эффективные материалы с ионообменными и сорбционными свойствами в технологических процессах водоподготовки // Материалы республиканской научно-практической конференции  молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь».  - Алматы, 2019. - С. 279-281

105 Wang S., Peng Y.   Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment // Chemical Engineering Journal. - 2010. - Vol. 156. - P. 11-24.

106 Пат. №27311 РК. Сорбент -смягчитель питьевой воды на основе цеолитов / Сапаргалиев Е.М., Сапаргалиева Л.; опубл. 16.09.2013, Бюл. №9. - 4 с.

107 Stephan Eberle, Hilmar Börnick and Stefan Stolte. Granular Natural Zeolites: Cost-Effective Adsorbents for the Removal of Ammonium from Drinking Water // Water. – 2022.- №14 (939).-  P. 1-22. https://doi.org/10.3390/w14060939.

108 Park, SeongEun Yun, SuJin Kim, Ji Seon. Water treatment filter and method for manufacturing same. PatentIndia, No. 202117027342, published 03.12.2021.

109  Кац Э.М., Никашина В.А., Бычкова Я.В. Сорбция тяжелых металлов Ni, Cd, Cr, Zn, Cu из поверхностной воды на природном и модифицированном клиноптилолитах//  Сорбционные и хроматографические процессы. - 2013. - Т. 13,  № 6. - С. 808-815.

110 Plotnikov E., Martemianova I., Martemianov D., Zhuravkov S., Voronova O., E. Korotkova  and V. Silnikov. Water Purification on Natural Sorbents. Effact of Surface Modification with Nano-Structured Particles // Procedia Chemistry. - 2015. Vol. 15. - P. 219-224.

111 Myrzaliyeva S.K., Balpanova D.T., Khamzina Zh.B. Cleaning of waste water polluted by oil and petroleum products with energy walking water supply //XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии:  В 6 т. - тез.докл. – Санкт-Петербург, 2019. - Т.3. - С.  295.

112 Мырзалиева С.К., Балпанова Д.Т., Хамзина Ж.Б., Алдибекова Г.А. Исследование зависимости компонентный состав – степень очистки сточных вод для осуществления контроля за содержанием приоритетных загрязгителей в водных объектах // Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства».  - Алматы, 2018.  - С. 261-264

113 Борисова В.Ю., Завалюев В.Э. Кондакова Н.В., Хайсерова Л.Я. Анализ сорбционных свойств материалов природного и промышленного происхождения // Фундаментальные исследования. – 2016. - №9-2. - С. 233-237.

114 Назаренко О.Б., Зарубина Р.Ф., Вейсгейм А.С. Применение сахаптинского цеолита для улучшения качества воды питьевого назначения // Известия Томского политехнического университета. -2011. – Т.319, №3. - С. 28-32.

115 Вейсгейм А.С., Назаренко О.Б., Зарубина Р.Ф. Удаление железа из скважинной воды на фильтре с загрузкой из бадинского цеолита // Вестник науки Сибири. - 2012. - №4 (5). - С. 23-29.

116 Мозолева Ю.С., Одоевцева М.В. Применение природных сорбентов для доочистки водопроводной воды // Наука и инновации в XXIвеке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сборник статей победителей IVМеждународной научно-практической конференции. В 3 ч.–Пенза,  2017. - Ч.1 - С. 13-16.

117 Loiola A.R., Andrade J.C.R.A., Sasaki J.M., L.R.D. da Silva.  Structural analysis of zeolite NaA synthesized by a cost-effective hydrothermal method using kaolin and its use as water softener // Journal of Colloid and Interface Science. - 2012. - Vol. 367, Iss. 1. – P. 34-39.

118 Плотников Е.В., Мартемьянов Д.В., Мартемьянова И.В., Солодкова Т.И., Воронова О.А., Кутугин В.А., Дорожко Е.В., Короткова Е.И., Артамонов А.А. Сравнительное изучение свойств модифицированных минералов глауконита и цеолита при очистке воды от микробиологических загрязнений // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. - № 1-1. - С. 106-108.

119 Kakimov A., Bepeyeva A., Kakimova Z., Amanzholov S., Zharykbasov Y. Trace and toxic elements consentration in milk before and after zeolite sorbent filtration // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. -2016. - Vol.5. - P. 2530-2537.

120 Нагорных Е.А., Мартемьянов Д.В., Слядников П.Е. Модифицирование цеолитов с целью придания дополнительных сорбционных свойств при очистке воды // Перспективы развития фундаментальных наук: сборник научных трудов XIМеждународной конференции студентов и молодых ученых. – Томск, 2014. - С. 962-964.

121 Plotnikov E., Martemianova I., Martemianov D., Zhuravkov S., Voronova O.,  Korotkova E.,  Vladimir S. Water Purification with Natural Sorbents: Effect of Surface Modification with Nano-structured Particles // Procedia Chemistry. - 2015.- Vol. 15. - P. 219-224.

122 Байдакова Е.В., Байдаков Е.М. Цеолиты как средство очистки воды от радионуклидов // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. - 2011.- №1. - С. 62-67.

123 Ватин Н.И., Чечевичкин В.Н., Чечевичкин А.В., Шилова Е.С. Применение цеолитов клиноптилолитового типа для очистки природных вод// Инженерно-строительный журнал. – 2013.- №2 (37). - С. 81-88.

124 Адрышев  А.К., Карибаева М.К. Экспериментальные исследования по утилизации отработанных цеолитов, образовавшихся после очистки питьевой воды  // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. - 2012.- №4. - С. 51-55.

125 Карибаева М.К., Адрышев А.К. Струнников Н.А. Сорбционная очистка подземных вод от ионов тяжелых металлов природными алюмосиликатами // Материалы VIIМНК «Наука и образование». – Белово, 2008. - С.596-599.

126 Савченко М.Ф. Цеолита Сибири и Дальнего Востока: эколого-гигиенические аспекты // Сибирский медицинский журнал. - 2009. -№2. - С. 15-18.

127 Yi Li., Lin Li., Jihong Yu.  Applications of Zeolites in Sustainable Chemistry  // Chem. - 2017. - Vol.3,  Iss. 6. – P. 928-949.

128 Челищев Н.Ф., Володин В.Ф., Крюков В.Л. Ионообменные свойства природных высококремнистых цеолитов. – М.: Наука, 1988. - 128 с.

129 Belova T.P. Adsorption of heavy metal ions (Cu2+, Ni2+, Co2+ and Fe2+) from aqueous solutions by natural zeolite // Heliyon. 2019. -Vol.5, Iss. 9. – P. 1-6.

130 Jiang N., Ran Shang, Sebastiaan G.J. Heijman and Luuk C. Rietveld.  Adsorption of triclosan, trichlorophenol and phenol by high-silica zeolites: Adsorption efficiencies and mechanisms // Separation and Purification Technology. - 2020. - Vol.235. – P.1-9.

131 Васильянова Л.С., Лазарева Е.А. Цеолиты в экологии //Новости науки Казахстана. – 2016. - №1 (127).- С. 61-85.

132 Отчет исследовательской группы Инфомайн. Обзор рынка природных цеолитов в СНГ // Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности.- Изд.2. – М.,  2010. - С.9-13.

133 Bondarev A., Pantea O., Mihai S., Calin C., Gheorghe C.G. Removal of cadmium from aqueous solutions using low cost sorbents // Revista de Chimie.- 2016. - Vol. 67 (4)- P. 728-733.

134 Гаврилова Н.Н. Анализ пористой структуры на основе адсорбционных данных: учеб. Пособие. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2015. -132 с.

135 Ленсена В.Г. Строение и свойства адсорбентов и катализаторов.  – М.: Мир, 1973. -654 с.

136 Тарасевич Ю.И. Физико-химические основы и технологии применения природных и модифицированных сорбентов в процессах очистки воды // Химия и технология воды. – 1998. -Т. 20, №1. - С. 42-51.

137  Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита. – М.: Мир, 1976. - 781 с.

138 Султанбаева Г.Ш., Чернякова Р.М., Джусипбеков У.Ж., Ермекова К.Е., Бержанов Д.С. Получение цеолита, модифицированного соляной кислотой, и его сорбционные характеристики // Химический журнал Казахстана. - 2015.- №1. - С. 117-124.

139 Когановский А.М., Левченко Т.М., Кириченко В.А. Адсорбция растворенных веществ. – Киев: Наукова думка, 1977. -250 с.

140 Отчет исследовательской группы Инфомайн.  Обзор рынка природных цеолитов в СНГ // Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности. - Изд.4. – М.,  2016.  – 140 с.

141 Абдулина С.А., Саденова М.А., Сапаргалиев Е.М., Утегенова М.Е. Особенности минерального состава цеолита тайжузгенского месторождения // Вестник КазНТУ. - 2014. - №2. - С. 48-60.

142 Белоусов В.А. Цеолит – минерал XXIвека // Минеральные ресурсы Казахстана.  -1997. - № 1. - С. 56-59.

143 Байконурова А.О., Усольщева Г.А., Гусейнова Г.Д., Рахметов Н.Н. Изучение сорбции металлов на природных неорганических ионообменных материалах// Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан. -  2009.- №6. - С. 41-44.

144 Пат. 2452189 РФ. Способ восстановления сухого молока / Трубецков Д.В.; опубл. 10.06.2012, Бюл. №16, - 5 с.

145 Технический регламент РК «Требования к безопасности питьевой воды для населения» от 13.05.2008 г.

146 ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб (ISO 5667-5:1991, NEQ). -М.: Стандартинформ, 2013. - 12 с.

147 ГОСТ 31942 – 2012 (ISO 19458:2006)Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (ISO 19458:2006, MOD). -М.: Стандартинформ, 2013. - 27 с.

148 ГОСТ 415172 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости. ИПК Изд-во стандартов, 2002. - 6 с.

149 ГОСТ 4245-72. Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов.

150 ГОСТ Р 51309-99 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии.

151 ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией (ISO 6468:1996, NEQ). -М.: Стандартинформ, 2014.- 16 с.

152 Пат. № 5986 РК. Способ получения сорбентов для очистки воды / Алимарданова М.К., Хамзина Ж.Б; опубл 16.04.2021,  Бюл. № 15. - 4 с.

153 ISO 287:2017 Paper and board –Determination of moisture content of a lot – Oven-drying method.  International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

154  Сорбенты и сорбционные процессы. – Л: ЛТИ, -1989. -180 с.

155  Макаревич Н.А. теоретические основы адсорбции: учебное пособие / Макаревич Н.А., Богданович Н.И. Сев. (Арктич.) федер. Ун-т им. М.В.Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2015. - 362 с.

156 ISO 2446:2008 [IDF 226:2008] – Milk-Determination of fat content. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

157 ISO 8968-1:2014 [IDF 20-1:2014] Milk and milk products- Determination of nitrogen content – part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation . International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

158 ISO 22662:2007 [198:2007]  Milk and milk products – Determination of lactose content by high-performance liquid chromatography (Refrence method). International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

159 ISO/TS 22113:2012 [IDF/RM 204:2012] Milk and milk products-Determination of the titratable acidity of milk fat International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

160 ГОСТ Р 51705. 1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАСПП. – М.: ИПК Изд-во  стандартов, 2001. -12 с.

161 ГОСТ Р 56671-2015 Рекомендации по разрботке и внедрению процедур, основанных на принципах ХАССП. – М.: Стандартинформ, 2015. -7 с.

162 Булавина Е.Р. Методические рекомендации по внедрению принципов ХАСПП на предприятиях малого  и среднего бизнеса, включая общественое питание. – Минск, 2014. – 112 с.

163 Крючков В.В. Технология молока и молочных продуктов. –Персиановский: Донской ГАУ, 2018. – 232 с.

164 ГОСТ Р 54662-2011. Сыры и Сыры плавленые. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля. М.: Стандаринформ, 2012.- 19 с.

165  ГОСТ 5867-90. Молоко и молочные продукты. Методы определения жира.

166 ГОСТ Р 54667 -2011. Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли сахаров. -М.: Стандартинформ. 2012. - 27 с.

167 ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. -М.: Стандартинформ, 2010. - 10 с.

168 ГОСТ 9225-84  Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа. -М.: Стандартинформ, 2009. - 16 с.

169 ГОСТ 30519-97/ГОСТ Р 50480-93 Продукты пищевые. Метолд выявления бактерий рода Salmonella.

170 ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004, NEQ). -М.: Стандартинформ, 2014. - 29 с.

171 ГОСТ 25179-2014 Молоко и молочные продукты. Методы определения массовой доли белка. – М.: Стандартинформ,  2015.- 11 с.

172 ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. – М.: Стандартинформ, 2010. -7 с.

173 Краснова Т.А., Юстратов В.П., Позняковский В.М. Экспертиза питьевой воды. Качество и безопасность. –М.: ДеЛи принт, 2011. - 380 с.

174 Алимарданова М.К., Хамзина Ж.Б., Бакиева В.М. Микробиологиялық көрсеткіштер бойынша сүт өнімдері өндірісінде пайдаланылатын судың қауіпсіздігін қамтамасыз ету // Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің хабаршасы.– 2020.- №2(90). - Б. 4-6.

175 Бабенко А.  Плюсы и минусы восстановленного молока // Молочная сфера. - 2016.- Vol.57.- 14 p.

176 Капленко А.Н., Евдокимов А.И., Капленко Н.Н. Выработка рассольного сыра из восстановленного молока // Сыроделие и маслоделие. -2015.- №5. – С. 18-20.

177 Геворкян К.А., Иразиханов А.Б. Технологии водоподготовки в производстве пищевых продуктов (по материалам работ НИИ Молочной промышленности) // Актуальные вопросы индустрии напитков. – 2018. - №2. –С. 33-35.

178 Цицишвили Г.В., Андроникашвили Т.Г. Природные цеолиты.- У.: Химия, 1985.-224 с.

179 KhamzinaZh.B., Belopukhov S.L. Efficiency of using the Kazakhstan zeolites for the purification of water from iron ions // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. -2022. - Vol.965. - P. 1-6

180 Антонова, В.А. Методические аспекты исследования природных цеолитов для дезактивации пищевого сырья от радионуклидов цезия / В.А. Антонова // Использование природных цеолитов в народном хозяйстве: материалы Всес. совещания. – Кемерово, 1990.– Новосибирск, 1991.– Ч.2. -С. 75 – 80.

181 Santos, A. C., S. B. M. Leal, F. Reboredo, F. L. J. Almeida. Speciation, mobility and adsorption effects of various metals in sediments in an agricultural area surrounding an uranium ore deposit (Nisa, Portugal) // Emir. J. Food Agric. – 2018. – Vol. 30. –P. 503-504.

182 Мурашкин Ю.В. Расчет материальных балансов и основных параметров ионообменной установки по извлечению редких элементов из водных растворов. Аппаратурное оформление: учебное пособие/ Ю.В. Мурашкин, А.А. Блохин. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2014. - 68 с.

183 Назаров Н.Г. Измерения: планирование и обработка результатов. ĘМ.: ИПК Изд-во стандартов, 2000. – 304 с.

184 Беленький Л.И., Росинская Ц.Я., Мельников Б.Н. и др.; Под ред. Л.И.Беленького. Технологические расчеты в химической технологии волокнистых материалов:  Учеб.  пособие для текст. вузов – 2 - е  изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1985. – 240 с.

185 Саутин С.Н. Планирование эксперимента в химии и химической техологии.- Л.., «Химия», 1975. – 48 с.

186 Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Изд-во “Наука”, 1976. – 279 с.

187 Мортимор С. Уоплес К. HACCP.  Практические рекомендации / пер. С англ. 3-го перераб. Изд. – СПб.; ИД «Профессия», 2014 – 520 с.

188 Петрова Е.И., Тарасова Е.Ю. Разработка систем  менеджмента безопасности как условие реализации требований технического регламента Таможенного союза // Молочнохозяйственный вестник. – 2017. - №1(25). – С. 158-164.

189 Мейес Т., Мортимор С. Эффективное внедрение HACCP. Учимся на опыте других. – СПб.:  ИД «Профессия», 2008.  –288 с.

190 Song L., Aryana K.J. Reconstituted yogurt from yogurt cultured milk powder mix has better overall characteristics than reconstituted yogurt from commercial yogurt powder // Journal of Dairy Science. – 2014. -Vol. 97. - P. 6007-6015.

ҚОСЫМША  А

Тайжүзген және Шанқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісін оңтайландыру үшін толық факторлық эксперимент (ТФЭ) бойынша қолайлы параметрлерді анықтауға арналған бастапқы деректер мен есептер

Жүргізілген эксперимент жоспары бойынша математикалық  модель құру

Алынған эксперименттік мәліметтер негізінде  «MatLab»  ғылыми зертеулерді бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалана отырып, Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісінің  математикалық модельдері (толық факторлық эксперимент бойынша)  құрылды [180,181] және технологиялық үдеріс параметрлерінің қолайлы мәндері алынды. Модельдеу параметрлері 1-ші  кестеде келтірілген.

Шығу параметрлері ретінде Тайжүзген және Шаңқанай табиғи цеолиттерінде метал иондарының, ерітіндідегі  (X1) оның концентрациясына (Мe2+), өткізу жылдамдығына  (X2)  және бөлшектердің фракциясына (Х3) байланысты  ауыр металдар иондарының (ион алмасу) сорбция мәндері  Y, % бақыланды.

Факторлардың түрлену  деңгейлері 1-кестеде, жоспарлау матрицалары, жұмыс матрицалары және табиғи цеолиттермен суды тазарту үдерісін  зерттеу бойынша эксперименттердің нәтижелері 2 және 3-ші кестелерде келтірілген.

Толық факторлық эксперимент нәтижелері бойынша статистикалық талдау жүргізілді, оның ішінде:

- эксперименттің жаңғыртылуын тексеру;

- регрессия коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру;

- регрессия теңдеулерінің экспериментке сәйкестігін тексеру.

Регрессия коэффициенттерінің есептеулері, алынған теңдеулер, алынған модельдердің сәйкестігінің есептік деректері 4-21 кестелерде көрсетілген.

Кесте1 –Факторлардың түрлену аралықтары мен деңгейлері

| Факторлар деңгейі | Кіру факторлары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1, металл иондарының концентрациясы, мг/л |  |  | Х2, ерітіндініөткізужылдамдығы, см3/сағ | Х3,цеолит бөлшектерінің фракциясы, мм |
|  | Fe2+ | Pb2+ | Cd2+ |  |  |
| Негізгі деңгей | 12,5 | 30 | 6,5 | 22 | 0,75 |
| Түрленуаралығы | 10 | 20 | 5 | 18 | 0,25 |
| Жоғарғы деңгей (хj=+1) | 22,5 | 50 | 11,5 | 40 | 1,0 |
| Төменгі деңгей (хj=-1) | 2,5 | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 |

Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісін оңтайландыру үшін толық факторлық эксперимент (ТФЭ) бойынша жоспарлау жүргізу

Экспериментті факторлық жоспарлау - бұл барлық факторлар бір уақытта түрленетінін жоспарлау. Мұндай жоспарлау тәжірибелердің аз санымен эксперименттің жеткілікті дәлдігін қамтамасыз етеді. Факторлық жоспарлау эксперименті негізінде алынған математикалық модельде әр регрессия коэффициенті барлық тәжірибелердің N нәтижелері бойынша анықталады, сондықтан оның дисперсиясы тәжірибе қатесінің дисперсиясынан N есе аз [180,181,182].

Егерматематикалық модель сызықтықтеңдеудібілдірсе (формула 1)

Y= b0 + b1x1 + b2x2+•••+bnxn,                                            (А1)

мұнда b0 – оңтайландыруөлшемшарттарының эксперименталды анықталған барлық мәндерінің орташа арифметикалық мәніYi(формула 2):

(А2)

мұнда i= 1, 2, …, N; N – тәжірибелер саны. ТФЭ үшін  N = mk, мұнда m – деңгейлер мөлшері, k – факторлар саны.  b1, b2, …, bnкоэффициенттері  Х1, Х2, …, Хn факторларының  Y әсерімен сипатталады,олар 3 және 4 формулалар бойынша есептеледі:

......................................

......................................

......................................

мұндаYi–Х1, Х2, …, Хnфакторларын iдеңгейінде ұстауда оңтайландыру өлшемшартының мәні.bijкоэффициенті Х1, Х2, …, Хn факторларының Y-ге бірлескен өзара әрекеттесуінің әсерін сипаттайды,5-ші формула бойынша есептеледі:

bi жеке коэффициенттерін есептеу Стьюденттің t – өлшемшарттарын қолдана отырып, олардың маңыздылығын тексерумен аяқталады. Кейбір регрессия коэффициенттерінің маңызы жоқ болуы мүмкін. Коэффициенттің маңыздылығын анықтау үшін, ең алдымен ол анықталатын дисперсия бағасын есептеу керек  (формула 6):

Толық факторлық эксперименттің көмегімен барлық коэффициенттер бірдей қателікпен анықталады. Егер шарт орындалса, регрессия коэффициенті маңызды деп саналады:

Мұнда tj –Стьюдент өлшемшарытының мәні кесте бойынша анықталады   [182, қосымша 3]

Алынған математикалық модельдің зерттелетін үдеріске  сәйкестігін (барабарлығын) дәлелдеу Фишер өлшемшартының  есептік Fоп және кестелік Fтаб мәндерін салыстыру арқылы орындалады. Егер Fоп <Fтаб, онда матеметикалық модель зерттелетін үдеріске сәйкес келеді.

Регрессия теңдеуін алғаннан кейін оның жеткіліктілігін тексеру керек, яғни жауап бетін жақсы сипаттау мүмкіндігін тексеру керек. Бұл тексеру Фишер өлшемшарты арқылы жүзеге асырылады (формула 8 және 9), ол келесі қатынасты көрсетеді:

мұнда  d – регрессия теңдеуіндегі маңызды коэффициенттер саны; Sy2 – жаңғыртылу дисперсиясы; Sадек2 – дисперсия адекваттылығын бағалау.

Фишердің F-өлшемшартының кестелік мәні берілген статистикалық сенімділікке байланысты кесте [182, 4-қосымша ] бойынша анықталады.

Жоспарлау матрицасындағы тәжірибелер саны әр таңдалған өңдеу режимі үшін N = 8 тең.  Зерттеу жоспарын іске асыру нәтижесінде оңтайландыру өлшемшартының келесі жеке мәндері алынды, олар 2-ші және 3-ші кестелерде келтірілген.

1. I/1  моделіне арналған есептеулер (Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен темір ионынан суды тазарту үдерісі)

Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №1 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы мен алынған модельдің сәйкестілігінің (адекваттылығын) есептеу деректері 4, 5 және 6- шы кестелерде келтірілген.

Кохрен өлшемшартының есептік мәнін 10-шы формула бойынша табады:

(А10)

G  табу үшін дисперсияны бағалаудың жалпы санын N  және f еркіндік дәрежелерінің санын білу керек, олардың әрқайсысына байланысты, әрі  f = k - 1, мұнда k- бірдей жағдайларда жүргізілген параллелді  тәжірибелер саны.  Егер GP ≤ G шарты орындалса, онда тәжірибелер қайта өндірілетін болып есептеледі, ал дисперсияларды бағалау біртекті болып саналады. [182, 1- ші қосымша].

Кесте2- Тайжүзген кен орнының табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісі  үшін кіру факторларының мәні және оңтайландыру өлшемдері (модель I)

| Кіріс Факторларының деңгейлері | Кіру факторлары |  |  |  |  | Шығу көрсеткіші |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 металл иондарының концентрациясы, мг/л |  |  | Х2 ерітіндіні өткізу жылдам-дығы, см3/сағ | Х3 цеолит бөлшек- терінің фракциясы, мм |  |  |  |
|  | Fe2+ | Pb2+ | Cd2+ |  |  |  |  |  |
| Негізгі деңгей | 12,5 | 30 | 6,5 | 22 | 0,75 | Ауыр металдар иондарының сорбция мәндері Y, % |  |  |
| Түрлену аралығы | 10 | 20 | 5 | 18 | 0,25 |  |  |  |
| Жоғарғы деңгей | 22,5 | 50 | 11,5 | 40 | 1,0 |  |  |  |
| Төменгі деңгей | 2,5 | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 |  |  |  |
| Тәжірибе нөмірі | x1 |  |  | x2 | x3 | Y (Fe2+) | Y (Pb2+) | Y (Cd2+) |
| 1 | + |  |  | + | + | 86,6 | 95,3 | 93,0 |
| 2 | - |  |  | + | + | 87,1 | 94,6 | 97,2 |
| 3 | + |  |  | - | + | 89,0 | 97,5 | 95,8 |
| 4 | - |  |  | - | + | 87,5 | 99,5 | 96,2 |
| 5 | + |  |  | + | - | 88,3 | 92,6 | 95,5 |
| 6 | - |  |  | + | - | 87,9 | 95,0 | 97,5 |
| 7 | + |  |  | - | - | 90,2 | 96,9 | 98,0 |
| 8 | - |  |  | - | - | 88,7 | 99,4 | 99,1 |

Кесте 3 - Шаңқанай  кен орны табиғи цеолиттерімен суды тазарту үдерісі үшін кіру факторларының мәні және оңтайландыру өлшемдері (модель II)

| Кіріс факторларының деңгейлері | Кіру факторлары |  |  |  |  | Шығу көрсеткіші |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 металл иондарының концентрациясы, мг/л |  |  | Х2 ерітіндіні өткізу жылдам- дығы, см3/сағ | Х3 цеолит бөлшек- терінің фракциясы, мм |  |  |  |
|  | Fe2+ | Pb2+ | Cd2+ |  |  |  |  |  |
| Негізгі деңгей | 12,5 | 30 | 6,5 | 22 | 0,75 | Ауыр металдар иондарының сорбция мәндері Y, % |  |  |
| Түрлену аралығы | 10 | 20 | 5 | 18 | 0,25 |  |  |  |
| Жоғарғы деңгей | 22,5 | 50 | 11,5 | 40 | 1,0 |  |  |  |
| Төменгі деңгей | 2,5 | 10 | 1,5 | 4 | 0,5 |  |  |  |
| Тәжірибе нөмірі | x1 |  |  | x2 | x3 | Y (Fe2+) | Y (Pb2+) | Y (Cd2+) |
| 1 | + |  |  | + | + | 83,7 | 96,4 | 95,2 |
| 2 | - |  |  | + | + | 85,8 | 98,1 | 98,4 |
| 3 | + |  |  | - | + | 84,1 | 98,1 | 97,1 |
| 4 | - |  |  | - | + | 85,9 | 100 | 98,9 |
| 5 | + |  |  | + | - | 86,7 | 93,0 | 96,7 |
| 6 | - |  |  | + | - | 88,1 | 93,8 | 98,9 |
| 7 | + |  |  | - | - | 88,3 | 94,6 | 97,3 |
| 8 | - |  |  | - | - | 91,7 | 96,3 | 99,7 |

Кесте 4 – Тәжірибелердің қайта өндірушілігін тексеру  (модель I/1)

| Тәжірибе N | Y1 | Y2 | Y (Fe2+) | Sy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86,2 | 87,0 | 86,6 | 0,32 |
| 2 | 87,4 | 86,8 | 87,1 | 0,18 |
| 3 | 89,3 | 88,7 | 89,0 | 0,18 |
| 4 | 88,1 | 86,9 | 87,5 | 0,72 |
| 5 | 87,8 | 88,8 | 88,3 | 0,5 |
| 6 | 88,2 | 87,6 | 87,9 | 0,18 |
| 7 | 89,7 | 90,7 | 90,2 | 0,5 |
| 8 | 89,1 | 88,3 | 88,7 | 0,32 |
| Σ Sy2 |  |  |  | 2,9 |

GP = 0,72 / 2,9 = 0,248 ≤ 0,516 (Gтаб, N = 8, f = 2, P = 0,95) – тәжірибелер қалпына келтірілген.

Қайта өндірушіліктің дисперсиясын бағалау  Sу2 = 2,9 / 8 = 0,362

Орташа дисперсия мәнін бағалауS2yор= 0,362/ 2 = 0,181

ОндаSbj = √ 0,181 / 8 = 0,151.  Статистикалық сенімділікке байланысты P (95 %) Стюденттің t –-өлшемшартының кестелік мәні және еркіндік дәрежелерінің саны f,  tj = 2,31 (f = N*(k-1) = 8*(2 - 1) = 8, P = 0,95, [182, қосымша 3]) тең болған жағдайда, онда коэффициентердің маңыздылығының шарты (А 7) формуласына сәйкес │bj│≥ 0,347 (2,31*0,151) болады.

Кесте 5 – Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 1 теңдеудің коэффициенттерін есептеу (модель I/1)

Стьюденттің t- өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылыңын тексеру алынған теңдеудегі b13, b23, b123 коэффициенттері маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитінде темір ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y1, %  тәуелділігінің  1-ші теңдеуі ерітіндідегі (X1) оның  концентрациясына (Fe2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y1 = 88,16 + 0,36*X1 – 0,69*Х2 – 0,61*Х3 – 0,39*X1*X2

Кесте 6 – Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 1 теңдеудің адекваттылығын  тексеру үшін коэффициенттерді есептеу (модель I/1)

| № | Х1 | Х2 | Х3 | Y (Fe2+) | Yср | Y1 | ¦Y1 – Y¦ | ¦Y1 – Y¦2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | 86,6 | 88,16 | 86,86 | 0,26 | 0,07 |
| 2 | - | + | + | 87,1 |  | 86,86 | -0,24 | 0,06 |
| 3 | + | - | + | 89 |  | 88,24 | -0,76 | 0,58 |
| 4 | - | - | + | 87,5 |  | 88,24 | 0,74 | 0,54 |
| 5 | + | + | - | 88,3 |  | 88,09 | -0,21 | 0,05 |
| 6 | - | + | - | 87,9 |  | 88,09 | 0,19 | 0,04 |
| 7 | + | - | - | 90,2 |  | 89,46 | -0,74 | 0,54 |
| 8 | - | - | - | 88,7 |  | 89,46 | 0,76 | 0,58 |
| ∑ ¦Y1 – Y¦2 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |

Sадек2= 2,46 / (8-5) = 0,82, fадек = 3

Sу2= 0,362 ;    fу = 8 ;   онда  Fт = 0,82 / 0,362 = 2,265

Себебі, Фишердің F  - өлшемшартының  кестелік мәні Fтабл = 4,07 (fчис = 3 / fзнам = 8; Р - 0,95),  онда, алынған теңдеу зерттелетін үдеріске адекватты (сәйкес).

2. II/1 моделіне арналған есептеулер (Шаңқанай  кен орнының табиғи цеолитімен темір ионынан  суды тазарту үдерісі)

Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №2 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы және алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі 7,8 және 9 кестелерде келтілірген.

Кесте 7 – Тәжірибелердің қайта өндірушілігін тексеру   (модель II/1)

| N опыта | Y1 | Y2 | Y (Fe2+) | Sy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84,3 | 83,1 | 83,7 | 0,72 |
| 2 | 85,0 | 86,6 | 85,8 | 1,28 |
| 3 | 83,4 | 84,8 | 84,1 | 0,98 |
| 4 | 86,8 | 85,0 | 85,9 | 1,62 |
| 5 | 85,9 | 87,6 | 86,7 | 1,28 |
| 6 | 87,6 | 88,6 | 88,1 | 0,5 |
| 7 | 89,0 | 87,6 | 88,3 | 0,98 |
| 8 | 90,8 | 92,6 | 91,7 | 1,62 |
| Σ Sy2 |  |  |  | 8,98 |

GP = 1,62 / 8,98 = 0,18 ≤ 0,516 (Gтаб, N = 8, f = 2, P = 0,95) -тәжірибелер жаңғыртылған.

Қайта өндірушіліктің дисперсиясын бағалау  Sу2 = 8,98 / 8 = 1,12

Орташа дисперсия мәнін бағалауS2y ср = 1,12/ 2 = 0,56

Онда Sbj= √ 0,56 / 8 = 0,251.  Статистикалық сенімділікке байланысты P (95 %) Стюденттің t –-өлшемшартының кестелік мәні және еркіндік дәрежелерінің саны f,  tj = 2,31 (f = N*(k-1) = 8*(2 - 1) = 8, P = 0,95, [182, қосымша 3]) тең болған жағдайда, онда коэффициентердің маңыздылығының шарты (А 7) формуласына сәйкес │bj│≥ 0,579 (2,31*0,251) болады.

Кесте 8 – Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 2 теңдеудің коэффициенттерін есептеу (модель II /1)

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b13, b13, b123  коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде темір ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y2, %  тәуелділігінің  2-ші теңдеуі ерітіндідегі (X1) оның  концентрациясына (Fe2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y2 = 86,79 – 1,09*X1 – 0,71*Х2 – 1,91*Х3 + 0,59*Х2Х3

Кесте  9 – Excel  бағдарламасын қолдана отырып жасалған 2 теңдеудің адекваттылығын тексері үшін коэффициенттерді есептеу (модель II /1)

| № | Х1 | Х2 | Х3 | Y (Fe2+) | Yср | Y1 | ¦Y1 – Y¦ | ¦Y1 – Y¦2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | 83,7 | 86,79 | 84,16 | 0,46 | 0,21 |
| 2 | - | + | + | 85,8 |  | 84,16 | -1,64 | 2,68 |
| 3 | + | - | + | 84,1 |  | 85,59 | 1,49 | 2,21 |
| 4 | - | - | + | 85,9 |  | 85,59 | -0,31 | 0,10 |
| 5 | + | + | - | 86,7 |  | 87,99 | 1,29 | 1,66 |
| 6 | - | + | - | 88,1 |  | 87,99 | -0,11 | 0,01 |
| 7 | + | - | - | 88,3 |  | 89,41 | 1,11 | 1,24 |
| 8 | - | - | - | 91,7 |  | 89,41 | -2,29 | 5,23 |
| ∑ ¦Y1 – Y¦2 |  |  |  |  |  |  |  | 13,34 |

Sадек2= 13,34 / (8-5) = 4,45, fадек = 3

Sу 2= 1,12 ;    fу = 8 ;   тогда Fоп = 4,45 / 1,12 = 3,97

Себебі, Фишердің F  - өлшемшартының  кестелік мәні Fтабл = 4,07 (fчис = 3 / fзнам = 8; Р - 0,95),  онда, алынған теңдеу зерттелетін үдеріске адекватты (сәйкес).

3. I/2  моделі арналған  есептеулер (Тайжүзген кен орынының табиғи цеолитімен қорғасын ионынан суды тазарту үдерісі)

Тайжүзген  кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №3 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы және алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 10,11 және 12 кестелерде келтірілген.

Кесте  10 - Тәжірибелердің қайта өндірушілігін тексеру    (модель I/2)

| N опыта | Y1 | Y2 | Y (Pb2+) | Sy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96,3 | 94,5 | 95,3 | 1,28 |
| 2 | 94,9 | 94,3 | 94,6 | 0,18 |
| 3 | 96,8 | 98,2 | 97,5 | 0,98 |
| 4 | 100 | 99,0 | 99,5 | 0,5 |
| 5 | 93,0 | 92,2 | 92,6 | 0,32 |
| 6 | 94,7 | 95,3 | 95,0 | 0,18 |
| 7 | 96,3 | 97,5 | 96,9 | 0,72 |
| 8 | 99,8 | 99,0 | 99,4 | 0,32 |
| Σ Sy2 |  |  |  | 4,48 |

GP = 1,28 / 4,48 = 0,286 ≤ 0,516 (Gтаб, N = 8, f = 2, P = 0,95) - тәжірибелер жаңғыртылған.

Қайта өндірушіліктің дисперсиясын бағалау   Sу2 = 4,48/ 8 = 0,56

Орташа дисперсия мәнін бағалау S2y ср = 0,56/ 2 = 0,28

Онда Sbj= √ 0,28 / 8 = 0,187.  Статистикалық сенімділікке байланысты P (95 %) Стюденттің t –-өлшемшартының кестелік мәні және еркіндік дәрежелерінің саны f,  tj = 2,31 (f = N*(k-1) = 8*(2 - 1) = 8, P = 0,95, [182, қосымша 3]) тең болған жағдайда, онда коэффициентердің маңыздылығының шарты (А 7) формуласына сәйкес │bj│≥ 0,432 (2,31*0,187) болады.

Кесте 11 –Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 3 теңдеудің коэффициенттерін есептеу (модель I/2)

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b3, b12, b23, b123 коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитінде қорғасын ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y3, %  тәуелділігінің 3-ші теңдеуі ерітіндідегі(X1) оның  концентрациясына (Pb2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y3 = 96,35 – 0,78*X1 – 1,98*Х2 – 0,45*X1Х3

Кесте 12 –Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 3 теңдеудің адекваттылығын  тексеру үшін коэффициенттерді есептеу (модель I/2)

| № | Х1 | Х2 | Х3 | Y (Pb2+) | Yср | Y1 | ¦Y1 – Y¦ | ¦Y1 – Y¦2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | 95,3 | 96,35 | 94,75 | -0,55 | 0,30 |
| 2 | - | + | + | 94,6 |  | 94,75 | 0,15 | 0,02 |
| 3 | + | - | + | 97,5 |  | 98,70 | 1,20 | 1,44 |
| 4 | - | - | + | 99,5 |  | 98,70 | -0,80 | 0,64 |
| 5 | + | + | - | 92,6 |  | 94,00 | 1,40 | 1,96 |
| 6 | - | + | - | 95 |  | 94,00 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | + | - | - | 96,9 |  | 97,95 | 1,05 | 1,10 |
| 8 | - | - | - | 99,4 |  | 97,95 | -1,45 | 2,10 |
| ∑ ¦Y1 – Y¦2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,56 |

Sадек2= 8,56 / (8-4) = 2,14, fадек = 4

Sу2= 0,27 ;    fу = 8 ;  онда Fоп = 2,14 / 0,56 = 3,8

Себебі, Фишердің F  - өлшемшартының  кестелік мәні Fтабл =3,84 (fчис =4 / fзнам = 8; Р - 0,95),   онда, алынған теңдеу зерттелетін үдеріске адекватты (сәйкес).

4. II/2 моделіне арналған есептеулер (Шаңқанай  кен орнының табиғи цеолитімен қорғасын ионынан суды тазарту үдерісі)

Шаңқанай  кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №4 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы және алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 13,14 және 15 кестелерде келтірілген.

Кесте 13 - Тәжірибелердің қайта өндірушілігін тексеру (модель II/2)

| Тәжірибе N | Y1 | Y2 | Y (Pb2+) | Sy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95,8 | 97,0 | 96,4 | 0,72 |
| 2 | 98,9 | 97,3 | 98,1 | 1,28 |
| 3 | 98,4 | 98,8 | 98,1 | 0,98 |
| 4 | 101 | 99,5 | 100 | 0,5 |
| 5 | 93,6 | 92,4 | 93,0 | 0,72 |
| 6 | 93,4 | 94,2 | 93,8 | 0,32 |
| 7 | 93,9 | 95,3 | 94,6 | 0,98 |
| 8 | 96,7 | 95,9 | 96,3 | 0,32 |
| Σ Sy2 |  |  |  | 5,82 |

GP = 1,28 / 5,82 = 0,216 ≤ 0,516 (Gтаб, N = 8, f = 2, P = 0,95) - тәжірибелер жаңғыртылған.

Қайта өндірушіліктің дисперсиясын бағалау Sу2 = 5,82 / 8 = 0,73

Орташа дисперсия мәнін бағалау S2y ср=0,582/ 2 = 0,291

Онда Sbj= √0,291 / 8 = 0,191.  Статистикалық сенімділікке байланысты P (95 %) Стюденттің t –-өлшемшартының кестелік мәні және еркіндік дәрежелерінің саны f,  tj = 2,31 (f = N*(k-1) = 8*(2 - 1) = 8,P = 0,95, [182, қосымша 3]) тең болған жағдайда, онда коэффициентердің маңыздылығының шарты (А 7) формуласына сәйкес │bj│≥0,44 (2,31*0,191) болады.

Кесте 14 – Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 4 теңдеудің коэффициенттеріне септеу (модель II /2)

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b12, b13, b23, b123 коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Шаңқанай  кен орнының табиғи цеолитінде қорғасын ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y4, %  тәуелділігінің 4-ші теңдеуі ерітіндідегі(X1) оның  концентрациясына (Pb2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y4 = 96,29 – 0,76*X1 – 0,96*Х2 + 1,86*Х3

Кесте 15 –Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 4 теңдеудің адекваттылығын  тексеру үшін коэффициенттерді есептеу (модель II /2)

| № | Х1 | Х2 | Х3 | Y | Yср | Y1 | ¦Y1 – Y¦ | ¦Y1 – Y¦2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | 96,4 | 96,29 | 97,19 | 0,79 | 0,62 |
| 2 | - | + | + | 98,1 |  | 97,19 | -0,91 | 0,83 |
| 3 | + | - | + | 98,1 |  | 99,11 | 1,01 | 1,03 |
| 4 | - | - | + | 100 |  | 99,11 | -0,89 | 0,79 |
| 5 | + | + | - | 93 |  | 93,46 | 0,46 | 0,21 |
| 6 | - | + | - | 93,8 |  | 93,46 | -0,34 | 0,11 |
| 7 | + | - | - | 94,6 |  | 95,39 | 0,79 | 0,62 |
| 8 | - | - | - | 96,3 |  | 95,39 | -0,91 | 0,83 |
| ∑ ¦Y1 – Y¦2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |

Sадек2= 5,04 / (8-4) = 1,26, fадек = 4

Sу 2= 0,73;    fу = 8;  онда Fоп = 1,26 / 0,73 = 1,72

Себебі, Фишердің F  - өлшемшартының  кестелік мәні Fтабл =3,84 (fчис =4 / fзнам = 8; Р - 0,95),   онда, алынған теңдеу зерттелетін үдеріске адекватты (сәйкес).

5. I/3 моделіне арналған есептеулер (Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитімен кадмий ионынан суды тазарту үдерісі)

Тайжүзген  кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №5 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы және алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 16,17 және 18 кестелерде келтірілген.

Кесте 16 - Тәжірибелердің қайта өндірушілігін тексеру (модель I/2)

| N опыта | Y1 | Y2 | Y Cd2+) | Sy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92,2 | 93,8 | 93,0 | 1,28 |
| 2 | 97,9 | 96,5 | 97,2 | 0,98 |
| 3 | 95,2 | 96,4 | 95,8 | 0,72 |
| 4 | 97,1 | 95,3 | 96,2 | 1,62 |
| 5 | 94,8 | 96,2 | 95,5 | 0,98 |
| 6 | 98,3 | 96,7 | 97,5 | 1,28 |
| 7 | 97,4 | 98,6 | 98,0 | 0,72 |
| 8 | 99,6 | 98,6 | 99,1 | 0,5 |
| Σ Sy2 |  |  |  | 8,08 |

GP = 1,62 / 8,08 = 0,2 ≤ 0,516 (Gтаб, N = 8, f = 2, P = 0,95) - тәжірибелер жаңғыртылған.

Қайта өндірушіліктің дисперсиясын бағалауSу2 = 8,08/ 8 = 1,01

Орташа дисперсия мәнін бағалауS2y ср=1,02/ 2 = 0,51

Онда Sbj= √0,5 / 8 = 0,25.  Статистикалық сенімділікке байланысты P (95 %) Стюденттің t –-өлшемшартының кестелік мәні және еркіндік дәрежелерінің саны f,  tj = 2,31 (f = N*(k-1) = 8*(2 - 1) = 8,P = 0,95, [182, қосымша 3]) тең болған жағдайда, онда коэффициентердің маңыздылығының шарты (А 7) формуласына сәйкес │bj│≥0,58 (2,31*0,25) болады.

Кесте17 – Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 5 теңдеу коэффициенттерін есептеу (модель I/3)

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b13, b23, b123 коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

ОндаТайжүзген  кен орнының табиғи цеолитінде кадмий ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y5, %  тәуелділігінің 5-ші теңдеуі ерітіндідегі(X1) оның  концентрациясына (Cd2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y5 = 96,54 – 0,96*X1 – 0,74*Х2 – 0,99*Х3 – 0,59*X1*X2

Кесте 18 – Excel  бағдарламасын пайдаланып жасалған 5 теңдеудің адекваттылығын тексеру үшін коэффициенттерді есептеу (модель I/3)

| № | Х1 | Х2 | Х3 | Y(Cd2+) | Yср | Y1 | ¦Y1 – Y¦ | ¦Y1 – Y¦2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | 93 | 96,54 | 94,81 | 1,81 | 3,29 |
| 2 | - | + | + | 97,2 |  | 94,81 | -2,39 | 5,70 |
| 3 | + | - | + | 95,8 |  | 96,29 | 0,49 | 0,24 |
| 4 | - | - | + | 96,2 |  | 96,29 | 0,09 | 0,01 |
| 5 | + | + | - | 95,5 |  | 96,79 | 1,29 | 1,66 |
| 6 | - | + | - | 97,5 |  | 96,79 | -0,71 | 0,51 |
| 7 | + | - | - | 98 |  | 98,26 | 0,26 | 0,07 |
| 8 | - | - | - | 99,1 |  | 98,26 | -0,84 | 0,70 |
| ∑ ¦Y1 – Y¦2 |  |  |  |  |  |  |  | 12,18 |

Sадек2= 12,18 / (8-5) = 4,06, fадек = 3

Sу2= 1,02 ;    fу = 8 ;   онда Fоп = 4,06 / 1,01 = 4,02

Себебі, Фишердің F  - өлшемшартының  кестелік мәні Fтабл =4,07 (fчис =3 / fзнам = 8; Р - 0,95),  онда, алынған теңдеу зерттелетін үдеріске адекватты (сәйкес).

6. II/3 моделіне арналған есептеулер (Шаңқаанай кен орнының табиғи цеолитімен кадмий ионынан суды тазарту үдерісі)

Шаңқанай  кен орнының табиғи цеолитімен суды тазарту үдерісі үшін №6 теңдеудегі тәжірибелердің қайта өндірілушілігін тексеру, дисперсияларды бағалау және регрессия коэффициентерінің маңыздылығы және алынған модельдің есептеу деректерінің сәйкестігі (адекваттылығы) 19,20 және 21 кестелерде келтірілген.

Кесте 19 - Тәжірибелердің қайта өндірушілігін тексеру (модель II/3)

| Тәжірибе N | Y1 | Y2 | Y (Cd2+) | Sy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95,7 | 94,4 | 95,2 | 0,5 |
| 2 | 97,5 | 99,3 | 98,4 | 1,62 |
| 3 | 97,8 | 96,4 | 97,1 | 0,98 |
| 4 | 98,2 | 99,6 | 98,9 | 0,98 |
| 5 | 96,3 | 97,1 | 96,7 | 0,32 |
| 6 | 98,2 | 99,7 | 98,9 | 1,28 |
| 7 | 97,9 | 96,7 | 97,3 | 0,72 |
| 8 | 99,0 | 104 | 99,7 | 0,98 |
| Σ Sy2 |  |  |  | 6,46 |

GP = 1,62 / 6,46 = 0,251 ≤ 0,516 (Gтаб, N = 8, f = 2, P = 0,95) - тәжірибелер жаңғыртылған.

Қайта өндірушіліктің дисперсиясын бағалауSу2 = 6,46 / 8 = 0,82

Орташа дисперсия мәнін бағалауS2y ср=0,82 / 2 = 0,41

Онда Sbj= √0,41 / 8 = 0,158.  Статистикалық сенімділікке байланысты P (95 %) Стъюденттің t –-өлшемшартының кестелік мәні және еркіндік дәрежелерінің саны f,  tj = 2,31 (f = N*(k-1) = 8*(2 - 1) = 8,P = 0,95, [182, қосымша 3]) тең болған жағдайда, онда коэффициентердің маңыздылығының шарты (А 7) формуласына сәйкес │bj│≥0,365 (2,31*0,158) болады.

Кесте 20 –Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 6 теңдеудің коэффициенттерін есептеу (модель II /3)

Стьюденттің t-өлшемшартының көмегімен шығарылған bj коэффициенттерінің маңыздылығын тексеру  теңдеуде алынған b12, b13, b23, b123 коэффициенттерінің  маңызды емес екенін көрсетті.

Онда Шаңқанай  кен орнының табиғи цеолитінде кадмий ионының сорбциясы (ион алмасуы) Y6, %  тәуелділігінің 6-шы теңдеуі ерітіндідегі(X1) оның  концентрациясына (Cd2+), өткізу жылдамдығына (X2) және бөлшектердің фракциясына (X3) байланысты:

Y6 = 97,78 – 1,2*X1 – 0,47*Х2 – 0,37*Х3

Кесте  21 –Excel бағдарламасын қолдана отырып жасалған 6 теңдеудің адекваттылығын  тексеру үшін коэффициенттерді есептеу (модель II/3)

| № | Х1 | Х2 | Х3 | Y(Cd2+) | Yср | Y1 | ¦Y1 – Y¦ | ¦Y1 – Y¦2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | 95,2 | 97,78 | 96,93 | 1,73 | 2,98 |
| 2 | - | + | + | 98,4 |  | 96,93 | -1,47 | 2,18 |
| 3 | + | - | + | 97,1 |  | 97,88 | 0,78 | 0,60 |
| 4 | - | - | + | 98,9 |  | 97,88 | -1,03 | 1,05 |
| 5 | + | + | - | 96,7 |  | 97,68 | 0,98 | 0,95 |
| 6 | - | + | - | 98,9 |  | 97,68 | -1,22 | 1,50 |
| 7 | + | - | - | 97,3 |  | 98,63 | 1,33 | 1,76 |
| 8 | - | - | - | 99,7 |  | 98,63 | -1,08 | 1,16 |
| ∑ ¦Y1 – Y¦2 |  |  |  |  |  |  |  | 12,17 |

Sадек2= 12,17 / (8-4) = 3,04, fадек = 4

Sу 2= 0,8 ;    fу = 8 ;   онда Fоп = 3,04 / 0,8 = 3,81

Себебі, Фишердің F  - өлшемшартының  кестелік мәні Fтабл =3,84 (fчис =4 / fзнам = 8; Р - 0,95),  онда, алынған теңдеу зерттелетін үдеріске адекватты (сәйкес).

Суды ауыр металдар қоспаларынан тазартудың технологиялық үдерісінің алынған  математикалық моделдері бойынша үшөлшемді кеңістікте жауап беретін функцияларының тиісті беттері салынды. Алынған мәліметтер 1-6  суреттерде көрсетілген.

Сурет  1 - Тайжүзген кен орнының табиғи цеолитінде темір ионының сорбциясының (ион алмасуының) Y1, %,  оның ерітіндідегі (Х1) концентрациясына (Fe2+), өткізу жылдамдығына (Х2) және цеолит бөлшектерінің фракциясына (Х3) байланысты тәуелділігі

Y1 = 88,16 + 0,36*X1 – 0,69*Х2 – 0,61*Х3 – 0,39*X1*X2

Сурет 2 - Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде, темір ионы сорбциясының (ион алмасуының) Y2, %,  оның ерітіндідегі (Х1), концентрациясына (Fe2+), өткізу жылдамдығына (X2)  және цеолит бөлшектердің фракциясына (Х3)  байланысты тәуелділігі

Y2 = 86,79 –1,09*X1 –0,71*Х2 – 1,91*Х3 + 0,59*Х2Х3

Сурет3 - Тайжүзген кен орны цеолитінде, қорғасын иондарының сорбциясының (ион алмасуының)Y3, %,  оның ерітіндідегі (Х1) концентрациясына (Pb2+), өткізу жылдамдығына (X2)  және бөлшектердің фракциясына  (Х3) байланысты тәуелділігі

Y3 = 96,35–0,78*X1 –1,98*Х2 – 0,45*Х1Х3

Сурет 4 -   Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде, қорғасын иондарының сорбциясының (ион алмасуының) Y4, %,  оның ерітіндідегі (X1) концентрациясына(Pb2+), өткізу жылдамдығына  (X2)  және бөлшектердің фракциясына (Х3)  байланысты тәуелділігі

Y4 = 96,29 –0,76*X1 –0,96*Х2 + 1,86*Х3

Сурет 5 - Тайжүзген кен орнының цеолитінде, кадмий иондарының сорбциясының (ион алмасуының) Y5, %,  оның ерітіндідегі (X1),  концентрациясына  (Cd2+), өткізу жылдамдығына(X2)  және бөлшектердің фракциясына (Х3) байланысты тәуелділігі

Y5 = 96,54–0,94*X1 –0,76*Х2 – 0,99*Х3 – 0,59*X1*X2

Сурет  6 - Шаңқанай кен орнының табиғи цеолитінде, кадмий иондарының сорбциясының (ион алмасуының) Y6, %,  оның ерітіндідегі (X1) концентрациясына (Cd2+), өткізу жылдамдығына (X2)  және бөлшектердің фракциясына (Х3)   байланысты тәуелділігі

Y6 = 97,78 – 1,2*X1 – 0,47*Х2 – 0,37*Х3

Қолайлы шешімдер үшін градиент бойымен қозғалу кезінде сапалық көрсеткіштердің графикалық тәуелділігін талдаудан (абсолютті үзілісті жүктеме) келесі қорытынды жасауға болады:

- Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттері суды ауыр метал қоспаларынан (Fe2+- 83-90%, Pb2+-92-99%, Cd2+-93-99%) толық тазартуды қамтамасыз етеді;

- Тайжүзген және Шаңқанай кен орындарының табиғи цеолиттерімен ауыр металл иондарын (Fe2+, Pb2+, Cd2+) сорбциялау кезінде ағын жылдамдығы болмашы ғана рөл атқарады- сүзу жылдамдығын арттыру 0,24-2,4 дм3/сағ тазартылған су көлемінің өзгеруіне және сорбция үдерісінің тиімділігіне едәуір әсер етпейді;

- Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерімен кадмий  иондарын (Cd2+)сорбциялауда 0,5-1,0 мм аралықтағы бөлшектер фракциясының мәндерінің өзгеруі шығу көрсеткіштеріне елеулі әсер етпейді, ал қорғасын және темір  иондарын  (Pb2+, Fe2+) сорбциясы кезінде темірдің сорбциясы үшін максималды нәтижелер Шаңқанай кен орны цеолитінің 0,1-0,5 мм фракциясында пайдалануды қаматамасыз ететіндігі көрсетілген,  қорғасын үшін жақсы нәтижелер Тайжүзген және Шаңқанай кен орындары цеолиттерінің үлкен факциясын пайдалануға болатындығы көрсетілді;

жоғарыда айтылғандарға байланысты табиғи цеолиттерді қолдана отырып, сүт өнеркәсібі (шағын және орта бизнес) кәсіпорындары үшін су дайындау қондырғысында тазартудың бірінші бөлігінде фракциясы 0,1-0,5 мм  Тайжүзген кен орнының цеолитін; екіншісінде – фракциясы  0,1-0,5 мм Шаңқанай кен орнының цеолитін және үшінші бөлігінде – фракциясы 0,5-1,0 мм  Шаңқанай немесе Тайжүзген кен орындары  цеолитін  қолдану ұсынылады.

ҚОСЫМША Б

Суды тазарту технологиясының зертханалық сынақ актісі

ҚОСЫМША В

«Stella Alpina» ЖШС-мен Ынтымақтастық келісім-шарты, № 001 2019 жылдың 11 қаңтарынан Ынтымақтастық келісім-шарты бойынша жұмыстың күнтізбелік жоспары

ҚОСЫМША Г

«Таза су» ЖШС-мен Ынтымақтастық келісім-шарты, № 04-01-903 А 2020  жылдың 03 наурызынан Ынтымақтастық келісім-шарты бойынша жұмыстың күнтізбелік жоспары

ҚОСЫМША Д

Өнертабыс құжаты

ҚОСЫМША Е

СЕРТИФИКАТТАР

ҚОСЫМША Ж

Өндірістік сынақ актісі

ҚОСЫМША Ж

Зертханалық сынақ нәтижелері