Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева

УДК 622                                                                                        На правах рукописи

ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Разработка конструктивно-технологических решений по увеличению ресурса штанговых глубинных насосов

8D07101 – Машиностроение

Диссертация на соискание ученой степени

доктора философии (PhD)
Научный консультант

В.В. Савинкин
доктор технических наук,
профессор

Научный консультант

Д.Н. Коротаев

доктор технических наук,
профессор

(Россия)

Республика Казахстан
Петропавловск, 2024

[image: image371.wmf],

)

(cos

1440

2

/

1

2

2

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

×

×

×

=

l

b

m

sh

S

n

F

Q

А

пл

ф



СОДЕРЖАНИЕ
	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ……………………………………………..
	5

	ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………....
	6

	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ……………………………………
	7

	ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….
	8

	1 АНАЛИЗ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ С УЧЕТОМ ПРОМЫСЛОВОГО ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН………...
	13

	1.1 Влияние эксплуатационных факторов и перспективы развития технологической надежности насосного комплекса на показатели добычи углеводородного сырья в Казахстане, странах Европы и США...
	13

	1.2 Исследование внешних факторов, влияющие на эффективность нефтедобывающих насосных комплексов………………………………….
	18

	1.3 Причины отказов скважинных штанговых насосных установок в зависимости от способов эксплуатации……………………………………
	22

	1.4 Исследование мировых достижений в обеспечении надежности и долговечности нефтедобывающих штанговых насосных комплексов…..
	29

	Выводы по первой главе…………………………………………………….
	43

	2 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИЗНАШИВАНИЯ ШТАНГОВОГО НАСОСА, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДИНАМИКИ ВИБРАЦИОННЫХ НАГРУЗОК, ВЫЗЫВАЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЕ ШТАНГИ ОТ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ……….
	45

	2.1 Обоснование критериев эффективной работоспособности штангового насоса при воздействии динамических сил сопротивления на изнашиваемые элементы системы штанга – цилиндр – плунжер……..
	45

	2.2 Математическая модель, описывающая критерии отказов штангового насоса при контактно-механическом трении системы плунжер-цилиндр…………………………………………………………….
	53

	2.3 Нагрузочные характеристики, действующие на систему цилиндр-плунжер для динамического режима работы скважины…………………..
	63

	Выводы по второй главе……………………………………………………..
	73

	3 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛАПАННОГО УЗЛА И РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТИ…………
	74

	3.1 Исследование проблемы разгерметизации клапана насоса в системе шар-седло……………………………………………………………………..
	74

	3.2 Научно-технические достижения по обеспечению работоспособности клапанного узла………………………………………..
	78

	3.3 Разработка конструктивно-технологического задания по изготовлению шарикового клапана………………………………………...
	82

	3.4 Разработка технологии изготовления комбинированного запорного элемента клапанного узла штангового глубинного насоса с применением синтетических полимерных материалов…………………...
	86

	3.5 Разработка эффективной модели кинематических и гидравлических процессов движения запорного элемента клапана………………………...
	89

	3.6 Имитационное 3D моделирование динамических нагрузок, действующих на клапанную пару в штанговом глубинном насосе………
	94

	3.7 Экономическая эффективность применения исследуемых видов клапанных узлов……………………………………………………………..
	97

	Выводы по третьей главе……………………………………………………
	100

	4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ШТАНГОВОМ ГЛУБИННОМ НАСОСЕ С РАЗРАБОТАННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ КЛАПАННОЙ ПАРОЙ…………………………
	101

	4.1 Исследование сил сопротивления и эффективности пропускной способности клапанной пары с обоснованием оптимальных параметров штангового глубинного насоса……………………………………………...
	101

	4.2 Исследование влияния эксплуатационных характеристик и состава многокомпонентной нефти на механизм снижения долговечности основных элементов насоса…………………………………………………
	109

	4.3 Экспериментальное исследование качества упрочняющего слоя, выполненного напылением твердосплавного материала при вариации режимов лазерной технологии     …………………………………………..
	118

	4.4 Оценка процесса изнашивания деталей пары плунжер-цилиндр при сравнении двух технологий упрочнения контактирующих поверхностей…………………………………………………………………
	132

	Выводы по четвертой главе…………………………………………………
	140

	5 ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЛАЗЕРНОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА...     
	142

	5.1 Конструктивно-технологическая эффективность применения мобильной установки ………………………………………………………..
	142

	5.2 Конструкция головки для лазерного напыления ……………………...
	144

	5.3 Электронная система управления лазерной установкой……………...
	147

	5.4 Расчет оптимальных параметров источника лазерного излучения…..
	150

	5.5 Разработка технологии упрочнения внутренней поверхности цилиндра штангового насоса с применением разработанной установки лазерного напыления ………………………………………………………..
	155

	Выводы по пятой главе……………………………………………………...
	156

	6 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ И РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВОЙ КОНСТРУКЦИИ…………………………………………………………...
	157

	6.1 Анализ параметров надежности нефтяных скважинных фильтров…..
	157

	6.2 Подвижный фильтр центробежного действия…………………………
	161

	6.3 Экономическое обоснование внедрения усовершенствованной конструкции защитного фильтра ШГН на месторождении Узень……….
	164

	Выводы по шестой главе…………………………………………………….
	168

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….
	169

	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………
	171

	ПРИЛОЖЕНИЕ А Инновационный патент на полезную модель «Скважинный самоочищающийся фильтр центробежного действия»…..
	186

	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Инновационный патент на полезную модель «Трехзаходный вихревой смеситель»………………………………………
	187

	ПРИЛОЖЕНИЕ В Акт внедрения в производство………………………
	188

	ПРИЛОЖЕНИЕ Г Технологический процесс изготовления детали «Шар обрезиненный 8D07101.ДД.МС2021.001.007.002»…………………
	189

	ПРИЛОЖЕНИЕ Д Технологический процесс изготовления детали «Шар обрезиненный комбинированный 8D07101.ДД.МС2021.001.007.003»…………………………………………
	192

	ПРИЛОЖЕНИЕ Е Маршрутная карта лазерной обработки цилиндра ШГН…………………………………………………………………………...
	195


НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При выполнении диссертационной работы использованы следующие стандарты и нормативные документы:
Инструкция по оформлению диссертации и автореферата. Высшая аттестационная комиссия МОН РК, от 28 сентября 2004 года, № 377-3ж
ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
ГОСТ 31835-2012. Межгосударственный стандарт. Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования

ГОСТ 13877-96. Межгосударственный стандарт. Штанги насосные и муфты штанговые. Технические условия

ГОСТ 9012-59. Межгосударственный стандарт. Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 2999-75. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

ГОСТ 9450-76. Измерение микротвёрдости вдавливанием алмазных наконечников
ГОСТ 25346-2013. Межгосударственный стандарт. Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические
ГОСТ 2789-73. Межгосударственный стандарт. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертационной работе применяют термины с соответствующими определениями:

Твердость поверхности – это способность материала при пластичной или упругой деформации сопротивляться проникновению в его поверхность индентора, который должен быть тверже исследуемого образца. 
Микротвердость – твёрдость отдельных участков материала, определяемая вдавливанием (алмазного) индентора при малых нагрузках (от 0,05 до 5 Н) с использованием микроскопа для измерения размеров отпечатков.
Выкрашивание – поверхностное разрушение материала, сопровождающееся выпадением его частиц.

Нефтеотдача пластов – это степень полноты вытеснения нефти из продуктивного горизонта в скважины (шахты) водой или газом под воздействием пластовой энергии. 
Обводнённость скважины – это процентное содержание воды в нефтяной продукции, которое определяется как отношение дебита воды к дебиту добываемой жидкости.

Энергоэффективность – означает использование меньшего количества энергии для выполнения определенной задачи, т.е. устранение энергетических потерь при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды.

Безотказность – свойство объекта непрерывное сохранять способность выполнять требуемые функции в течение некоторого времени или наработки в заданных режимах и условиях применения.

Сокристаллизация – это процесс соосаждения микрокомпонента с кристаллическими осадками, при котором микрокомпонент распределяется по всему объему твердой фазы, участвуя в построении кристаллической решетки макрокомпонента.

Гуммирование – это процесс нанесения резинового покрытия на металлические или другие поверхности для улучшения их эксплуатационных характеристик.

КОМПАС АРМ FЕМ – программа моделирования методом конечно-элементного анализа.

FloEFD – программа для моделирования течения жидкостей и тепловых процессов, основанная на методе конечных объёмов.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

	ШГН
	– штанговый глубинный насос

	ГОСТ
	– государственный стандарт

	КС МНЭ РК
	– Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

	ВВП
	– валовый внутренний продукт 

	ТЭК
	– топливно-энергетический комплекс

	ОАЭ
	– Объединенные Арабские Эмираты

	ОПЕК
	– международная межправительственная организация, состоящая из стран-экспортеров нефти

	МРП
	– межремонтный период

	СК
	– станок-качалка

	НКТ
	– насосно-компрессорные трубы 

	ШН
	–  штанги насосные 

	УСШН
	– установка скважинного глубинного насоса

	ИВА
	– ионно-вакуумное азотирование

	АСПО
	– асфальтосмолопарафиновые отложения

	СШНУ
	– скважинная штанговая насосная установка

	КПД
	– коэффициент полезного действия

	ЗТВ
	– зона термического влияния

	ОРЭ
	– одновременно-раздельная эксплуатация 

	МКЭ
	– метод конечных элементов

	ЭУМ
	– электронный управляющий модуль


ВВЕДЕНИЕ

Актуальность диссертационной работы. Машиностроение является основополагающей отраслью промышленности для любого современного и индустриально-развитого государства. Именно динамика инновационного развития машиностроительной отрасли показывает экономическую независимость, отражает внешнюю безопасность страны и высокий социальный уровень жизни населения.
Одну из ключевых ролей в машиностроении играет нефтегазовый комплекс государства. Нефтегазовый комплекс Казахстана играет ведущую роль в экономическом развитии страны и занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке добычи нефти и газа. По данным Управления энергетической информацией США Казахстан занимает 17 место среди стран в мире по добыче нефти. Казахстанское машиностроение охватывает 10 видов экономической деятельности страны. Одним из главных направлений в машиностроении является производство оборудования и запасных частей для машин и предприятий нефтегазовой отрасли, например, таких как насосное оборудование, станки-качалки, запорная арматура, оборудование для фильтрования нефти и газов и т.д.
В Казахстане около 200 действующих нефтегазовых месторождений, из которых 50% приходится на месторождения, находящиеся на поздней стации разработки (с дебитом менее 40 м3/сут), которые эксплуатируются штанговыми глубинными насосами.

Среднегодовая потребность национальных компаний в новых насосах составляет 70% от действующего фонда. Не смотря на надежность и особенность использования ШГН на малодебитных скважинах осложняющие условия работы приводят к отказу насоса раньше установленного ресурса (350 суток) вместо 570 – 600 суток. На долю отказов ШГН приходится более 34% от общего количества отказов других видов насосов.
Таким образом, стоит научно-практическая проблема по созданию новых энергоэффективных добывающих штанговых насосных комплексов с высокой ресурсной долговечностью, что подтверждает актуальность исследований.
Цель исследования – Обеспечить высокую долговечность нефтедобывающего насоса за счет технологии лазерного упрочнения внутренних поверхностей ответственных деталей и повысить его эффективность путем разработки конструкторских решений в клапанном узле и системе фильтрации.

Объект исследования. Скважинный штанговый глубинный насос для подъема нефтяного флюида из средне- и малодебитных скважин и способы увеличения его ресурсной долговечности. Насос работает в условиях, осложненных повышенной вязкостью нефти, значительным содержанием механических примесей, асфальтосмолопарафиновых отложений и солей.
Предмет исследования. Способ повышения надежности и ресурсной долговечности изнашиваемых элементов системы цилиндр-плунжер-клапанная пара в процессе эксплуатации штангового глубинного насоса.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
· исследовать и обосновать критерии отказов штангового насоса, снижающие эффективность его работоспособности при воздействии динамических сил сопротивления на изнашиваемые элементы системы плунжер-цилиндр;
· усовершенствовать математическую модель работоспособности и производительности нефтедобывающего насоса при динамическом режиме эксплуатации;

· установить зависимость изменения износа от отклонения проектной траектории движения сопряженных деталей относительно оси симметрии при знакопеременных динамических нагрузках;
· на основе экспериментальных данных выполнить имитационное моделирование динамического процесса работы штангового глубинного насоса с учетом влияния различных факторов на показатели надежности и работоспособности скважинной насосной установки;
· разработать технологию упрочнения внутренней поверхности цилиндра насоса с применением высококонцентрированных источников лазерной энергии;

· усовершенствовать клапанный механизм, обеспечивающий эффект демпфирования ударных нагрузок.
Методы исследования. В диссертационной работе использовались методы научных исследований, применяемых в машиностроении, основанных на фундаментальных положениях базовых наук и производства: технология машиностроения, материаловедение, конструкционные материалы и термообработка, основы конструирования и детали машин, математическая статистика. 
Теоретические исследования основывались на применении методов теории численных решений математических задач с применением имитационного 3D моделирования. Для подтверждения достоверности результатов исследования процесс имитационного 3D моделирования проводился с применением следующих лицензионных программных продуктов: КОМПАС-3D (приложение APM FEM), SolidWorks (приложение FloEFD), MatLab. При проведении эксперимента использовался методом металлографического исследования.
Научная новизна работы заключается в установлении причинно-следственной связи между условиями и режимами работы насоса, его долговечностью от его технологических и конструкционных параметров, которая отражена в следующих положениях:
· обоснованы критерии отказов (δt>0,2 мм, qt>0,5Qф) штангового насоса, снижающие эффективность его работы при воздействии динамических сил сопротивления на изнашиваемые элементы системы плунжер-цилиндр;

· усовершенствована математическая модель, описывающая процесс подачи насоса (Qф) при изменении величины предельно-допустимого зазора δt=f(i) в системе плунжер-цилиндр штангового насоса и утечек (qt) из-за нарушения кинематики движения (ΔλΣ) от динамических нагрузок;
· обоснована эффективность применения композитного материала, обеспечивающий распределение контактных напряжений по площади соударения запорного элемента в области условного меридиана о посадочную поверхность седла;
· установлены зависимости изменения физико-механических свойств упрочненной поверхности (Нμ, σсц) от толщины напыления (h), дистанции (lн) и скорости напыления (vн), обеспечивающие качественные критерии изготовления цилиндра;

· обоснованы оптимальные технологические режимы напыления (vн, lн, mh) и мощностные характеристики (P, q, dл) лазерной установки;
· обоснован способ повышения надежности ШГН путем фильтрации нефти за счет внедрения самоочищающегося фильтра центробежного действия с отбором мощности от подъема нефти.

Практическая значимость. 
Разработанные конструкция и технология изготовления запирающего элемента клапанной пары седло-шар плунжерного насоса, с применением комбинированных материалов, обеспечивают эффективное прилегание шара к седлу, исключая утечки, уменьшают разрушение рабочей кромки седла и позволяют эффективно перераспределять ударные нагрузки за счет достигнутого демпфирующего эффекта.

Разработанная лазерная технология изготовления и упрочнения внутренней поверхности контактирующей пары плунжер-цилиндр малого диаметра (44 мм) добывающих насосов, позволяет получить высокое качество (σ, пористость<7%, Кi) поверхности упрочнения, имеющей оптимальные значения толщины покрытия (h), микротвердости поверхности (Hμ), твердости поверхностного слоя (61÷65 HRC), полное сплавление порошкового материала, эффективное сплавление частиц основного металла с напыляемой поверхностью, уменьшить термическое воздействие на основной металл и снизить уровень остаточных деформаций и напряжений в цилиндре насоса.
Разработанная конструкция управляемой установки для лазерного напыления позволяет наносить покрытия из многокомпонентных порошковых материалов на внутреннюю поверхность длинномерного цилиндра (до 6 м) малого диаметра (44 мм) скважинного штангового глубинного насоса, обеспечивая непрерывный и равномерный процесс лазерного напыления. А лазерный импульс обеспечивает высокое качество напыления, адгезионные свойства и исключает перегрев поверхности в зоне термического влияния.
Разработанная конструкция самоочищающегося фильтра центробежного действия, на которую получен инновационный патент на полезную модель РК № 6888 от 25.02.2022г., бюл. № 8 (Приложение А), обеспечивает высокий ресурс насоса за счет гравитационного эффекта подъема-опускания нефти и эффективной очистки от механических примесей, сбрасываемых в забой скважины. Под давлением нефтяной жидкости, пропускаемой через отверстия под углом (α=5÷15°) к оси фильтра, проходя металлические лопасти, обеспечивает вращение фильтра на подшипнике. Под действием центробежной силы крупные взвеси примесей задерживаются на внешних стенках фильтра, большая часть которых остается в забое скважины, а другая часть этой же силой выдавливается в отверстия фильтра, которые в свою очередь очищаются коронкой.
Положения диссертации, выносимые на защиту:

· усовершенствованная математическая модель, описывающая процесс подачи насоса (Qф) при изменении величины предельно-допустимого зазора δt=f(i) в системе плунжер-цилиндр штангового насоса и утечек (qt) из-за нарушения кинематики движения (ΔλΣ) от динамических нагрузок;
· установленные зависимости и эффективные пределы изменения физико-механических свойств поверхности упрочнения от технологических режимов напыления (vн, lн, mh) с учетом мощностных характеристик (P, q, dл) лазерной установки;
· зависимости изменения адгезионных свойств покрытия от мощностных режимов лазерного импульса и твердости упрочненного слоя от расстояния до фокальной плоскости;
· конструкция и технология изготовления запорного элемента клапанной пары седло-шар плунжерного насоса, с применением комбинированных материалов (Сталь 20 ГОСТ 2590-88 и композитная резиновая смесь марки 7В-14МА ТУ 38-105-1082-86 с металлокерамическим наполнителем на основе диоксида циркония);
· оптимальные технологические режимы напыления (vн, lн, mh) и мощностные характеристики (P, q, dл) лазерной установки;
· управляемая установка для лазерного напыления внутренней поверхности длинномерных цилиндров (до 6 м) малого диаметра (44 мм);
· конструкция самоочищающегося фильтра штангового глубинного насоса.
Достоверность и обоснованность полученных научных результатов, сделанных выводов и предложений, раскрытых в диссертационной работе, достигается и подтверждается применением математического аппарата, корреляции статистических данных исследований; обоснованностью выбранных критериев; удовлетворительной сходимостью теоретических и экспериментальных результатов исследования состояния поверхности упрочнения от технологических режимов напыления; согласованности расчетных данных с экспериментальными значениями и результатами имитационного моделирования напряженно-деформированного состояния клапанной пары седло-шар и фильтрующего элемента насоса.
Апробация работы.
Основные результаты диссертационного исследования представлены и
получили апробацию на международных и казахстанских научно-практических конференциях и технических семинарах: VI МНПК студентов, аспирантов и молодых учёных «Фундаментальные и прикладные исследования молодых учёных», СибАДИ (г. Омск, РФ, 10.02.2022г., РИНЦ); МНТК «ИНТЕРСТРОЙМЕХ-2022» (г. Ярославль, РФ, 12-14.10.2022г.); МНПК «Тенденции развития естественных и технических наук в современном мире», Kozybayev University (г. Петропавловск, Казахстан, 18.11.2022г.); техническое совещание инженерно-технических работников ТОО «Венчурная фирма «Поиск» (г. Петропавловск, 25.10.2022г.); International Conference on Innovative Research «EUROINVENT ICIR 2023», Iasi, 11th-12th of May 2023; научная стажировка в «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ) (г. Москва, РФ, 10.05.–09.06.2023г.); Республиканский научно-практический семинар «Инновационные технологии в машиностроении и робототехнике» (г. Петропавловск, СКУ им. М.Козыбаева, 15.04.2024г.).
Публикации.
Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 13 печатных работах, в том числе 1 статья в изданиях, рекомендованных КОКСНВО РК, 4 публикации в Международных научных конференциях, из них 3 – в зарубежных; 3 статьи в научных зарубежных журналах, входящих в базу научного цитирования Scopus – Q2, 60 (категория Materials Science/Surfaces, Coatings and Films и категория Materials Science/General Materials Science); 1 статья в The 5th International Conference on Green Design and Manufacture индексируемой в Scopus (процентиль по CiteScore Scopus более 40); 1 монография, опубликована издательством Materials Research Forum LLC Millersville, PA, USA в серии книг Materials Research Foundations; 1 статья в зарубежном научном журнале. Получено два инновационных патента на полезную модель РК (№ 6888 от 25.02.2022г. бюл. № 8, Приложение А; № 6809 от 14.01.2022г. бюл. № 2, Приложение Б) и один акт внедрения в производство (Приложение В).
Личный вклад автора.
Основные теоретические и экспериментальные результаты, полученные в ходе выполнения диссертационного исследования, получены автором самостоятельно. В изданных научных статьях и работах в составе коллектива соавторов, соискателю принадлежит ведущая роль при анализе и обобщении полученных результатов научных исследований.
Структура и объем работы.
Диссертационная работа состоит из введения, шести глав и заключения, изложенных на 185 страницах, содержит 88 рисунков, 18 таблиц, 202 использованных источника и 6 приложений.

1 АНАЛИЗ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ С УЧЕТОМ ПРОМЫСЛОВОГО ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН
1.1 Влияние эксплуатационных факторов и перспективы развития технологической надежности насосного комплекса на показатели добычи углеводородного сырья в Казахстане, странах Европы и США
В современном мире нефтегазовый комплекс выступает неотъемлемой частью, формирующей национальную экономику большинства стран мира. В экономике Республики Казахстан большое внимание уделяется нефтедобывающему комплексу, так как по сведениям Центра деловой информации «Kapital.kz» (Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (КС МНЭ РК)) на долю нефти и газа, с учетом секторов нефтепереработки, оптовой торговли нефтью и нефтепродуктами и других работ, и услуг, в 2020 году пришлось около 40% доходов республиканского бюджета или 15% общего валового внутреннего продукта (ВВП) и почти 60% экспорта. Доля нефтегазового сектора в экономике разных стран варьируется в разных пределах, например, в Канаде она составляет более 10%, в России –15,2%, в Норвегии – около 18%, а в ОАЭ – порядка 30%. Эти показатели отражают степень зависимости экономики от углеводородных ресурсов, с учетом особенностей каждой страны: в Канаде и Норвегии идет активная диверсификация, в России и ОАЭ нефтегазовый сектор остается ключевым источником доходов. В 2021 году уже 44% государственного бюджета сформировано за счет нефтегазового сектора, что составило около 18,6% в ВВП и общий годовой доход от экспорта нефти в 2021 году достиг $30 млрд ($23,7 млрд в 2020г.) [1, 2, 3, 4, 5]. Представленные показатели указывают на весомый вклад нефтегазовой отрасли в формирование социально-экономического потенциала страны и ее интеграцию в глобальную мировую экономику. В конце июня 2020 года была утверждена новая редакция «Концепции развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Республики Казахстан до 2030 года». Основная стратегическая задача, поставленная государством, направлена на стабилизацию объемов производства, т.е. Министерство национальной экономики РК планирует увеличить объемы добычи нефти до 100 млн тонн к 2024-му году, а существенное увеличение добычи нефти спрогнозировано на 2026 год [6, 7]. В Казахстане объем запасов нефти составляет 1,7% от мировых запасов. Благодаря этому Республика Казахстан находится на 12 позиции в мире (рисунок 1.1), «уступая странам Ближнего Востока, Латинской Америки, а также США и России» – (аналитика FinReview.info) [3]. 
Из гистограммы (рисунок 1.1) видно, что на первом месте по запасам нефти стоит Венесуэла (300,9 млрд баррелей), далее в рейтинге стран идут Саудовская Аравия и Канада. Данные анализа совпадают со сведениями Мониторингового агентства ТОО «Energyprom.kz» (The U.S. Energy Information Administration) по данным ОПЕК+ [5, 8, 9, 10].

[image: image1.png]MecTo u cTpaHa, 2020 rog,

12Kasaxcran mmmm 30,0
11 Hurepns e 37,0
10/Ivenn  — 48 4
9CIIA memmm— 52,64
8Poccyn  — 80,0
70A3 mEEEEE———— 07,8
6 KypeiiT n—— 101,5
5MWpak  E— 145,0
4VpaH  E—— 155,6
3KaHaga EE—— 167,9
2 Cay/i0BCKan Apasns e ——— )67 ,0

1BeHecys/a I —— 32,8

0 50 100 150 200 250 300 350

O6bem 3anaca HedTv (Q), mapz 6appeneit



   [image: image2.png]MecTo u cTpaHa, 2021 roa

12 Kazaxcran mmmm 30,0
11CIIA wesmm 35,2
10 Hvrepua mmmmm 37,06
9/lveus e 48,36
8PoCCHA  m— 80,0
70A3 IEEEEE—— 07,8
6 KypeiiT — 101,5
5Vpak TE— 14,5
4Vpan  E——— 58,4
3Kavaga EE—— 169,71
2 Cay/108CKaf ADaBys  EE—— 66,45
1Berecyasa  E————— 300,88

0 50 100 150 200 250 300 350
O6bem 3anaca HedTv (Q), mnpz 6appeneit




                                    а)                                                                б)  

Рисунок 1.1 – Анализ стран по запасам нефти, млрд баррелей: а) на март 2021 года;  б) февраль 2023 года 

При высокой динамике сокращения мировых запасов нефти (рисунок 1.1) вопрос увеличения объемов её добычи в настоящее время не теряет своей актуальности. Перед нефтедобывающими предприятиями стоит научно-практическая проблема, связанная с увеличением добычи углеводородов не только за счет разведки и разработки новых месторождений, но и за счет усовершенствования и создания новых энергоэффективных насосных комплексов и их использования на месторождениях с мало- и средне дебитными скважинами.
По данным Управления энергетической информации США и FinReview.info на апрель 2021 года потребление нефти в странах, которые определяют мировой спрос на углеводороды, превысило показатель апреля 2020 года приблизительно на 17% и составило примерно 96 млн баррелей в сутки. Согласно этого прогноза среднегодовой мировой спрос на нефть по итогам 2021 года вырастит примерно на 5,4 – 6 млн баррелей в сутки в сравнении с 2020 годом. На графике (рисунок 1.2) представлена информация иллюстрирующая предложение и потребление нефти в мире в 2019 – 2025 годах [1, 11, 12, 13, 14, 15].  
Из графика динамики потребляемого количества нефти (рисунок 1.2), характеризующее спрос и предложение формируется зависимость изменения возможностей объемов добычи углеводородов от временного интервала месячных периодов. Анализируя кривые графика спрос-предложение видно, что на протяжении годового интервала времени предложения добывающих компаний периодически отстают от необходимого спроса нефти на рынке углеводородов. Например, с июня по октябрь 2019 года, четыре месяца нефтяные «гиганты» не обеспечивали спрос рыночных потребителей в пределах 2,0 – 2,5 млн баррелей в сутки, что за четыре месяца составило необеспечение спроса (Qн около 1500 млн баррелей в сутки или около 3% снижение производительности. С декабря 2019 года по апрель 2020 года наблюдается «обвал» кривой графика, а разница (Qн между спросом и предложением составила в среднем около 10 млн баррелей в сутки. Основной период снижения спроса приходится на пандемию (COVID-19) 2020 года из-за ограничений (в рамках договорённости ОПЕК+) по определенным объемам добычи сырой нефти и продаж по фиксированной цене.
[image: image3.jpg]110

105

s
H
3
2
H
& 100 +
§ | —Mheanoxenve
——Cnpoc
8 I
: | I
) I
° I
2 I
H
o I
3 i
] |
H |
B - - . o
Q1/Q2/Q3 Q4 Q1/Q2/Q3/Q4 Q1/Q2/Q3 Q4 Q1/Q2/Q3 Q4 Q1/Q2/Q3/Q4 Q1/Q2/Q3/Q4 Q1 Q2/Q3/Q4
2019 2020 2021 22 202 2024 2025
6 T
B |
i
2 i
|
9 i
2 !

Vetounnr: U.S. Energy Information Administration, ShortTerm Energy Outiook, September 2024




Рисунок 1.2 – Спрос-предложение по нефти в мире в 2019 – 2025 годах по данным Управления энергетической информации США, краткосрочный энергетический прогноз, сентябрь 2024 г., млн баррелей в сутки [15]
С апреля по декабрь 2020 года наблюдается увеличение спроса на рынке углеводородов с приростом в среднем около 2,0 – 2,5 млн баррелей в сутки каждый месяц. В тоже время увеличение добычи сырой нефти недостаточно для удовлетворения спроса потребителей на рынке углеводородов. Разница (Qн между спросом и предложением в период с июня 2020 года по июль 2021 года составляет порядка – 2,6 млн баррелей в сутки. И как видно из графика (рисунок 1.2) за первые 4 месяца 2021 года добыча углеводородов снизилась в среднем на 7,5 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым 2020 годом. В тоже время мировые поставки нефти в апреле 2021 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем до 94 млн баррелей в сутки. Этот показатель на 6,5 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в апреле 2020 года, когда страны ОПЕК+ увеличили добычу до рекордного уровня. Но это всё же прогресс и за 1 полугодие 2021 года видна тенденция к увеличению добычи сырой нефти до 96 млн баррелей в сутки. Однако и этот прирост не может на сегодняшний день обеспечить спрос на рынке углеводородов, и разница составляет порядка 1,8 – 2 млн баррелей в сутки [1, 11].

Следовательно, в независимости от вероятностных факторов (пандемия COVID-19 и другие) на рынке нефтяных компаний наблюдается негативная тенденция по снижению объемов добычи, заданных потребителями. Данная ситуация конечно же вызвана в первую очередь снижением цены на нефть и сокращением добычи в соответствии с соглашением ОПЕК+. Высокие риски наблюдаются по старению производственных мощностей, и малоэффективного применения нефтяных добывающих насосов, требующих существенной модернизации и обновления. Многие насосные установки не вырабатывают свой ресурс из-за отказа приводных и рабочих частей. Отказы насосов на системной основе приводит к вынужденной остановке скважин или их эксплуатации на средних режимах добычи, что резко снижает их производительность при номинальной мощности. Следовательно, экономически обоснована проблема по обновлению парка нефтедобывающих комплексов на стадии их проектирования и изготовления от прямых производителей нефтяного оборудования. Инновации в проектировании и изготовлении добывающих насосов должны отражать технологичность применения высококонцентрированных источников лазерной энергии и многокомпонентных материалов при формировании и модификации контактной поверхности с высокими физико-механическими свойствами.
По итогам 2023 года в Республике Казахстан общее количество действующих месторождений, на которых осуществляется добыча нефти и газа составляет более 250 единиц. В 2018 году объем добычи нефти и газа в Казахстане достиг максимального значения. Этот скачек был связан с завершением модернизации и обновления крупнейших в стране нефтеперерабатывающих предприятий. Общий объем добычи составил порядка 90,4 млн тонн ($35,39 млрд или 12,2 трлн тенге). Обновленный парк нефтедобывающих комплексов позволил увеличить добычу нефти на 33%, по сравнению с 2017 годом. Однако, в 2019 году, после проведения капитальных ремонтных работ на таких крупных нефтегазовых месторождениях, как Карачаганак, Тенгиз, Кашаган, объем добычи нефти составил всего 90,5 млн тонн и не достиг прогнозного уровня ($31,97 млрд или 12,3 трлн тенге). По результатам мониторинговых исследований построена гистограмма динамики изменения объема нефтедобычи после ремонта насосных комплексов (рисунок 1.3). 
[image: image4.png]06bem A06bI4K HedTH, TPAH TeHre

- 0O6bem f06b14M CbIpOit HepTU

Mnanupyemblit 06bem A06bI4M Cbipoit HepTU
e [1PUPOCT A06bI4M
= = [11QHMPYEMBbIIA NPUPOCT A06bI4M

17,57

2021

60,0%




Рисунок 1.3 – Динамика добычи сырой нефти в Казахстане после капитального ремонта насосных комплексов
Исследованиями установлено, что известные способы капитального ремонта насосного оборудования не дали нужного эффекта по ресурсной долговечности штанговых насосов, а частые отказы вызвали отрицательную динамику добычи нефти в прогнозный период. В результате этого на углеводородном рынке Казахстана образовался дефицит предложения нефти, достигший уровня в 2 млн баррелей в сутки. Рост добычи нефти в ближайшие годы в Казахстане ожидается за счет ускоренного роста новых мощностей и модернизации уже существующих объектов [16, 17]. Для выполнения принятых обязательств актуальным становится проведение геолого-разведывательных работ новых месторождений углеводородного сырья и обновление мощностей парка нефтедобывающего оборудования более эффективными, производительными и долговечными насосами с большим межремонтным периодом (МРП). Наличие новых месторождений неизбежно влечет интенсификацию развития инфраструктуры с более мощными насосными комплексами и энергоэффективными системами добычи и подъема нефтяного флюида.
В настоящее время при эксплуатации добывающего насосного комплекса предъявляются жесткие требования к его надежности и долговечности. Снижение ресурсной долговечности насоса обусловлено агрессивной средой трудно извлекаемых месторождений, высокой обводнённостью нефтепродуктов скважин, сложным геометрическим профилем скважин (горизонтальные скважины, наклонно-направленные или многоствольные скважины) и применением современных физико-химических методов, позволяющие увеличить нефтеотдачу пласта. Все эти факторы ведут к осложнению эксплуатационных условий работы глубинно-насосного оборудования, а именно, к снижению коэффициента подачи насоса и коэффициента полезного действия, сокращению межремонтного периода работы скважинной установки.

Ведущие ученые Кулиев Р.А. и Рзаев Р.Р. в своей работе выделяют основные показатели эффективности насоса, а именно: 1) среднесуточный дебит, Q (тонн в сутки); 2) доля обводнённости продукции, (nв, %); 3) совокупный объём извлекаемой воды (Vв, тонна); 4) давление нефтяных залежей – пластовое давление (Pпласт, МПа); 5) гидростатическое давление в стволе скважины (Pгс, МПа); 6) разница между температурами в стволе и в устье скважины ((t, C(); 7) температура в устье скважины (tу, (C); 8) температура в стволе скважины (tзаб, (C); 9) содержание Cl¯ (миллиграмм на 1 литр); 10) содержание SO4¯ (миллиграмм на 1 литр); 11) содержание HCO3 (миллиграмм на 1 литр); 12) содержание Na++K+ (миллиграмм на 1 литр); 13) содержание Ca++Mg+ (миллиграмм на 1 литр); 14) процентное содержание Na+K (%); 15) процентное содержание Cl (%) [18]. 
Установлено, что эффективность насосного комплекса должна определяться в том числе и по экономическому критерию – «предельная величина затрат» на объем извлеченных углеводородов насосом [19, 20]. Рассматривая вопрос эффективности скважины, реализуя подход системности и причинно-следственной связи, сделано предположение о том, что дебит Q является определяющим критерием как для выбора характеристик насосной установки, в частности ее производительности, так и для выбора остального оборудования скважин. 

Значит, важная задача состоит в систематизации эксплуатационных параметров с конструктивно-технологическими параметрами насосного оборудования и его сопряженных контактных поверхностей при циклически изменяющихся нагрузках. Емким результатом станет установление причинно-следственной связи долговечности насоса от его технологических и конструкционных параметров. Установленную параметрическую зависимость необходимо учитывать на стадии проектирования и изготовления насосного комплекса, а требования к обеспечению оптимальных механических свойств сопряжений при обосновании выбора материала.  
1.2 Исследование внешних факторов, влияющие на эффективность нефтедобывающих насосных комплексов 
В настоящее время наблюдается значительное изменение в структуре запасов нефти и газа, что связано с истощением уже разрабатываемых месторождений и переходом к более сложным для разработки скважин. Фонтанирующие скважины, которые обеспечивают наиболее эффективную и экономичную добычу, составляют всего 5% от общего числа, в то время как более 50% эксплуатируемых скважин имеют низкие и средние дебиты (менее 40 м³/сут). Это указывает на необходимость более эффективных технологий для подъема трудно извлекаемой высоковязкой и тяжелой нефти, которые становятся все более важными в условиях истощения запасов легкой нефти [20, 21, 22, 23].
Рост доли этих запасов требует адаптации методов разработки и внедрения новых технологий, таких как термическая обработка, химическое воздействие и применение методов повышенной нефтеотдачи. Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость значительных инвестиций в исследования и разработки, а также изменения в стратегии управления ресурсами.

По мере разработки нефтяных месторождений условия эксплуатации насосных комплексов ухудшаются, соответственно и требования к их надежности и долговечности ужесточаются. Следовательно, перед добывающими компаниями возрастает потребность в разработке и применении современных энергоэффективных добывающих насосных комплексов повышенной долговечности. 
Выбор и применение вида нефтедобывающего насоса зависит от факторов, влияющие на формирование циклически-изменяющихся нагрузок, обеспечивающих оптимальные его прочностные характеристики: профиль скважины, сложные физико-химические свойства нефти и свойства нефтесодержащих пород (содержание смол и парафина, механические примеси, обводненность, газонасыщенность и давление насыщения), изменение пластового давления и другие. 

В мировой практике наибольшее распространение получили следующие глубинно-насосные установки [24 – 32].
· скважинные штанговые насосные установки (СШНУ);

· установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН);

· установки с винтовыми насосами и электроприводом (УЭВН);

· установки гидравлических поршневых насосов (УГПН);

· установки со струйными насосами (УСН); 
· способ одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ).

Доля распределения применимости видов насосных комплексов на мало- и средне дебитном фондах Казахстана представлена диаграммой (рисунок 1.4). Из диаграммы видно, что в среднем 44% действующего фонда оснащены СШНУ, которые обеспечивают до 30% общего объёма добычи нефти.

Несмотря на высокий спрос на СШНУ износ их комплектующих прогрессирующе растет, а добывающие компании испытывают дефицит в надежных насосах.
[image: image5.png]7% 3%

20%

HOITH =VY3IH =VYO3IH c mep. pexmMoM padoter = YOBH = OPD




Рисунок 1.4 – Доля распределения применимости видов насосных комплексов и способов добычи нефти на мало- и средне дебитном фондах Казахстана
Существующие глубинные штанговые насосы требует существенной модернизации конструкции и технологии изготовления, для обеспечения высокой надежности и ресурсной долговечности. Также одним из критериев надежности и ресурса насоса является диапазон глубин его погружения (высота подъёма жидкости) и скорость потока. Насосы для подъема жидкости классифицируются по высоте подъема, что напрямую связано с глубиной скважин. Это позволяет эффективно выбирать оборудование в зависимости от условий от конкретных условий добычи и эксплуатации, а также глубины скважин [24, 25]:

· Насосы для неглубоких скважин (I): предназначены для высоты подъема до 450 м. Обычно используются в небольших или умеренно глубоких месторождениях.

· Насосы для скважин средней глубины (II): применяются при высоте подъема от 450 до 1350 м. Эти насосы подходят для более глубоких скважин, где требуется повышенная мощность и надежность.

· Насосы для глубоких скважин (III): используются для высоты подъема более 1350 м. Они обеспечивают подъем жидкости на значительные глубины и требуют высоких технических характеристик для эффективной работы.

На рисунке 1.5 представлены области и границы погружения насосов по дебиту и высоте подъема для различных категорий скважин.
[image: image6.jpg]4000
00|

= 3000/

aH

£ 2500

0bE)

Lped-ededumsie CkBax Ll

8 2000

Boo

Beicoma 1

CUTIHBIE CKOIX U

iy

005 -\~

Tyiokue ckbaxurs

Buiroxodedummsie cxBax sl

Hezmybokue ckbaxursl

01234510 X

L L L Il L L
l] 70 90 2003004005006007008009001000
Ledun 4 M%ym




1 – низко- и средне дебитные скважины; 2 – средне- и высокодебитные скважины; 3 – глубокие и средней глубины скважины; 4 – неглубокие и средней глубины скважины
Рисунок 1.5 – Области и границы погружения насосов по дебиту и высоте подъема

С увеличением высоты подъема жидкости способность глубинно-насосных установок подавать жидкость уменьшается из-за роста гидростатического давления и вероятности кавитации, что требует большей энергии и снижает эффективность работы насоса. Также это вызвано высокими динамическими нагрузками на сопряженные пары насоса при высокой степени парафинизации нефти и засорением механическими примесями. Таким образом, в реальных условиях эксплуатации штанговые насосы не обеспечивают эффективной подачи, а воздействие внешних сил и напряженное состояние рабочих узлов приводит к отказам. Следовательно, механические характеристики конструкции, при неизбежном эксплуатационном износе, не позволяют обеспечить заданные технические режимы добывающего насоса. Значит, в данных условиях насосная установка не вырабатывает полной мощности при выполнении полезной работы. На основании этих закономерностей, выбор насосного комплекса осуществляется с учетом его технического потенциала.

Эффективность работы описывается как зависимость дебита (подача) насоса от глубины залегания его подземной конструкции (рисунок 1.6) [30]. Данная зависимость будет одним из критериев эффективности насоса в разных эксплуатационных условиях и режимах работы.
Добыча нефтяного флюида из скважин, находящихся на завершающей стадии разработки, сопровождается широким спектром технологических и эксплуатационных проблем, которые повышают требования надежности к штанговым насосам. А их надежность влияет на себестоимость извлекаемого сырья.
[image: image7.jpg]0 4 7 1 40 70 100 400 700 & mYcyT




СН – струйный насос; ЭЦН – электроцентробежный насос; ГН – газлифтный насос; ВН – винтовой насос; ШГН – штанговый глубинный насос

Рисунок 1.6 – Области эффективности использования насосного оборудования в зависимости от подачи и глубины погружения насоса
Технологические проблемы осложняют работу насосной установки, снижая её эффективную мощность добычи и ресурсную долговечность, что приводит к внезапным отказам и остановам. Поэтому научно-практическая задача состоит в создании системного подхода в обеспечении технологической надежности насосного комплекса, основанного на обосновании критериев его эффективности, зависящие от конструктивно-технологических параметров конструкции. Установлено, что высокая производительность и эффективность насоса для добычи нефтяного флюида определяется множеством факторов, которые формируют его наработку на отказ. В научных источниках, любой вид установленных отказов представлен как следствие накопившихся разных видов изнашивания (конструктивных, коррозионно-механических, усталостных и т.д.).
Следовательно, для понимания дальнейшего направления по повышению надежности и эффективности нефтедобывающих насосов, необходимо исследовать основные виды изнашивания и величину износа, и установить режимы и нагрузки, при которых он прогрессирует.
1.3 Причины отказов скважинных штанговых насосных установок в зависимости от способов эксплуатации

Анализ распределения доли отказов нефтедобывающих насосов в малодебитных скважинах показал, что наименьшее количество отказов приходится на эксплуатацию ШГН (порядка 34%) от общего количества отказов других видов насосов (рисунок 1.7). Наибольшая доля отказов зафиксирована при эксплуатации электроцентробежных насосов – 51% [25 – 34].
Способ эксплуатации скважин с применением ОРЭ предназначен для одновременно-раздельной эксплуатации двух и более пластов, принадлежащих одной скважине.
[image: image8.png]Pacnpeaenenue oTkasos, 5 %

50%

20%

10%

51%

34%

15%

WwrH Y3UH oP3

CnocoBbl sKennyaTalyy cKBaKuH





Рисунок 1.7 – Распределение доли отказов нефтедобывающих насосов в малодебитных скважинах
Данный способ применяется в случаях, когда один горизонт содержит несколько пластов, отличающихся по характеристикам. Например, таким как давление, температура, вязкость нефти и химический состав. Этот метод позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого пласта и эффективно разрабатывать их. При таком подходе используется специальное оборудование, которое может быть адаптировано для работы в условиях каждого конкретного пласта. Это может включать в себя различные типы насосов, системы контроля и мониторинга, а также технологии для увеличения нефтеотдачи, такие как газлифт или термическая обработка. Только порядка 3% фонда скважин оборудованы установками ОРЭ (рисунок 1.4), поэтому данный способ эксплуатации скважин в работе не рассматривается. 

В сравнении с другими механизированными способами искусственного подъема нефти установки ШГН имеют существенные преимущества при эксплуатации мало- и средне дебитного фонда скважин. Применение ШГН при осложняющих условиях эксплуатации объясняется простотой их конструкции и структурой элементов, эффективностью (среднесуточный дебит, коэффициент извлечения нефти, коэффициент наполнения насоса и т.д.), надежностью (средний межремонтный период, интенсивность отказов и т.д.) и возможностью адаптации оборудования к условиям конкретного месторождения. Высокий коэффициент полезного действия ((=0,5(0,9) и высокая степень ремонтопригодности непосредственно на промыслах дают штанговым глубинным насосам дополнительные преимущества перед иными рассматриваемыми установками [26, 27, 31, 35, 36, 37, 38]. Однако, не смотря на его надежность и особенность использования на малодебитных скважинах, нефтяной флюид низкого качества приводит к отказу насоса намного раньше (350 суток) вместо установленного ресурса 570 – 600 суток [39]. 
Из анализа дефектовочных карт установлено, что эксплуатация насосов не проходит идеально даже при полном соблюдении всех технологических правил и мер безопасности [40]. Выявленные недостатки ШГН, определяются не только конструктивными особенностями данного типа подземного оборудования, но и протеканием сложных гидромеханических процессов при циклически-динамических нагрузках в осложненных условиях реологии скважин. Средний диапазон глубины погружения рабочего органа ШГН в скважину составляет до 3000 м. При этом основные причины отказа насоса самые разнообразные: нарушения в обсадной колонне, прихваты насосно-компрессорных труб и другого подземного оборудования, падение погружного оборудования на забой и другие виды осложнений. Перечисленные факторы приводят к снижению периода работы насосного оборудования, происходят преждевременные поломки рабочего оборудования, возникает необходимость во внеплановых ремонтах, непредусмотренные техническим регламентом, что впоследствии приводит к снижению уровня добычи и дополнительным затратам добывающих национальных компаний.

Для установления факторов и причин выхода из строя штанговых глубинных насосов проанализированы дефектовочные карты и статистика отказов за 2017 – 2023 гг. при различных условиях их эксплуатации, что позволило сформировать основные виды дефектов ШГН (рисунок 1.8). 
	[image: image9.jpg]



а)
	[image: image10.jpg]



б)
	[image: image11.jpg]



в)


	[image: image12.jpg]



г)
	[image: image13.jpg]



д)
	[image: image14.jpg]



е)

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ж)



а) отложение парафина и соли на штангах; б) твердые отложения серого цвета (соли) на НКТ; в) язвенная коррозия поверхности металла седла и шарика от отложения солей; г) солевые наросты по внутреннему диаметру седла всасывающего клапана; д) истирание и обрыв резьбовых соединений НКТ;
е) засорение механическими примесями плунжера ШГН; ж) отложения твердых веществ серого цвета (соли) на плунжере
Рисунок 1.8 – Виды изнашивания элементов ШГН, повышающих вероятность отказа [Данные авторские при поддержке завода АО «Мунаймаш», Казахстан]
Результаты аналитических исследований представлены на рисунке 1.9 [24, 27, 41, 42, 43, 44, 45]. На основании полученных данных, сделан вывод, что основными факторами, снижающие долговечность и надежность ШГН, являются присутствие механических примесей, АСПО и коррозионно-агрессивные среды в добываемых нефтепродуктах и эти показатели составляют соответственно 27%, 24% и 19%.

[image: image16.png]5%

14%

= MexaHW4yeckune npumecu ACNO
Koppo31oHHas arpeccMBHOCTb = CoNeoTNoKeHne
= [a30BbI GpaKTOp ¥ DPO3MOHHaA arpeccua

m [Ipyrue daxTopbl




Рисунок 1.9 – Факторы, определяющие причины износа элементов штанговых глубинных насосов
Данные факторы формируют процессы абразивно-механического и коррозионного изнашивания сопряженных элементов насоса, что приводит к изменению проектной геометрии, снижению физико-механических свойств рабочей поверхности и отклонению от проектной траектории оси движения штанги и плунжера насоса. Совокупность указанных параметров приводит к циклически изменяющимся динамически-ударным нагрузкам, вызывающие отказы (остановку и заклинивание) добывающих насосов. Динамика распределения отказов по структурным элементам ШГН представлена на диаграмме (рисунок 1.10) [24, 27, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48].

Согласно полученной диаграмме, низкий ресурс работы глубинно-насосного оборудования на малодебитных скважинах чаще всего связан с обрывом колонны штанг (28%). Это обосновано тем, что при эксплуатации штанги работают в агрессивной среде. В результате работы происходит процесс осаждения парафиновых отложений и солей, а также истирание штанг о колонну НКТ в наклонно-направленных скважинах, имеющих достаточно большую кривизну (γ≥5(÷7°) и максимальным зенитным углом не более 24°.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 1.10 – Распределение доли отказов по структурным элементам ШГН

Следовательно, процесс механического истирания сопряженных поверхностей системы штанга-колонна НКТ изменяет прямолинейное возвратно-поступательное движение штанги, искажая ее проектную траекторию движения, что приводит к облому или заклиниванию штанги. Существующие штанги насосов изготавливаются по современным технологиям и из материалов с высокими физико-механическими свойствами. Например, Ивановский В.Н. и другие ученые при исследовании надежности штанг формирование нагрузки на колонну штанг при ходе вверх рассматривает из следующих параметров (равенство 1.1) [49].
	
[image: image18.wmf],

6

5

.

.

4

.

.

3

2

1

виб

ин

тр

д

г

тр

мех

ж

штА

вверх

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

×

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

=

-


	(1.1)


где PштA – вес колонны штанг (с учетом коэффициента Архимеда), Н;

Рж – вес столба жидкости над плунжером штангового насоса, Н;

Рмех.тр. и Рг-д.тр. – силы механического и гидродинамического трения, Н;

Рин и Рвиб – инерционные и вибрационные силы, Н;

А1 – А6 – поправочные коэффициенты.

В представленной зависимости показатели Рин и Рвиб демонстрируют действие инерционных и вибрационных нагрузок, которые косвенно указывают на динамические составляющие в разные интервалы времени. Силовая нагрузка в момент начала движения штанги (ускорение), в момент установившегося движения и в момент торможения изменяется в дифференциальной зависимости от второй производной скорости, что не учтено Ивановским В.Н. Так же моменты инерции и вибрации воздействуют на физико-механические свойства материала штанги удлиняя, сжимая, изгибая и скручивая ее в поперечном сечении создавая зоны концентрации внутреннего напряжения. 

Автором сделано теоретическое предположение о том, что причиной облома является не механическое истирание, а нарушение в фазовой структуре межатомных связей материала, формирующие разрывы в зернах создавая поле микротрещин с зонами концентрации усталостных напряжений. Что подтверждает вид износа – обрыв (рисунок 1.11). 
[image: image19.emf]
Рисунок 1.11 – Зона обрыва колонны штанг 
Из сечения обрыва (рисунок 1.11) видно, что диаметр рабочей штанги изменен незначительно, а сечение обрыва имеет матовую поверхность с неоднородной зернистой структурой. Значит необходимо сделать прочностной расчет с учетом теоретического предположения о концентрации зон усталостных напряжений на разных участках движения (разгон, движение и торможение). Также, особо следует отметить, что все исследователи математически и экспериментально описывают модель износа, излома деталей насоса в согласовании с нормативными справочными данными о механических характеристиках материала, без учета изменения их параметров на глубине погружения в скважину.
Также выявлено, что одним из наиболее проблемных узлов ШГН является пара цилиндр-плунжер. Доля отказов ШГН по причине выхода из строя пары цилиндр-плунжер составляет 26%. Парафиновые отложения и механические примеси распределяются не равномерно по диаметру рабочего цилиндра нагнетательной колонны, сужая проходное сечение штока в разных интервалах длины хода. Разность проходного диаметра в трубе вызывает отклонение штока от проектной оси траектории движения, создавая маятниковый ход и ударные нагрузки. Важным фактом является, системная взаимосвязь плунжера и штанги, как единое рабочее звено, соответственно и распределение нагрузки, и отклонение от оси движения будут зависимы. Такой процесс эксплуатации насоса ведет к неравномерному распределению сил трения и концентрации напряжений, что ускоряет механический и усталостный износы упрочненного слоя поверхности детали. Исследование причин отказа ШГН позволило установить, что внутренняя поверхность цилиндра подвержена большему износу из-за постоянного трения и воздействия давления рабочей жидкости по сравнению с другими деталями контактируемых элементов насоса. 
Клапанные пары штангового глубинного насоса работают в коррозионно-агрессивной среде в условиях интенсивного гидроабразивного изнашивания, что значительно сокращает их срок службы. Залипание клапанов и язвенная коррозия шарика из-за присутствия в добываемой жидкости углекислого газа могут вызывать проблемы с герметичностью, что ведет к снижению производительности насоса. Кроме того, износ седла в паре шар-седло (порядка 25%) также является критическим фактором, поскольку даже небольшие повреждения могут привести к утечкам и неэффективной работе оборудования.

Данные виды изнашивания происходят из-за присутствия в нефти механических примесей, в следствие осаждения АСПО и солей, вызывающие коррозию металла и истирание из-за динамических знакопеременных нагрузок, включая ударные, которые способствуют ускоренной эрозии рабочих поверхностей клапанного узла.

Чтобы минимизировать эти проблемы, важно проводить регулярный мониторинг состояния клапанов и использовать материалы, устойчивые к коррозии и износу, а также применять адекватные методы смазывания и защиты.

Отказы НКТ составляют более 10%. К ним относятся: нарушение герметичности, отказы по телу трубы, отказы резьбового соединения и другие виды отказов, которые также связаны с осаждением АСПО, отложением солей и образование эмульсий, засорение механическими примесями и из-за проведения мероприятий по увеличению нефтеотдачи пласта.

Из результатов исследования видов износа сделан вывод, что основная причина малой наработки штанговых глубинных насосов – это коррозионно-механический износ поврежденной упрочненной поверхности и запарафинивание пары цилиндр-плунжер, пары шар-седло клапанного узла и колонны штанг. Основные, мало изученные причины изнашивания – это действие динамических вибрационных нагрузок на разных режимах эксплуатации насоса (разгон-ускорение, установившееся движение и торможение-замедление), формирующие зоны концентрации напряжений и изменение механических свойств материала конструкции. Поэтому предъявляются высокие требования по надежности и работоспособности к каждому элементу конструкции, так как от этого зависит ресурсная долговечность штанговой насосной установки в целом [44, 50, 51, 52, 53, 54].
Таким образом, делаем теоретическое предположение о том, что на ресурсную долговечность ШГН влияет не только конструкция его элементов, но и условия эксплуатации, обеспечивающие заданную, проекцией координат, траекторию движения, а также состояние поверхностного слоя рабочих поверхностей сопряженных деталей.
На протяжении многих десятилетий на малодебитных скважинах нефтедобывающая отрасль использует штанговые глубинные насосы. Их конструкция не менялась порядка 50 лет, вследствие чего ресурсная долговечность многих высоконагруженных деталей и прецизионных пар не соответствует современным требованиям эксплуатации при интенсивной добычи флюида. Проблема заключается в отсутствии единого системного подхода в обосновании необходимости конструктивных изменений структуры насоса. А дефицит инновационных методов изготовления ШГН существенно снижает ресурс работы и производственную мощность насоса, что замедляет темпы развития не только экономических рынков, но и социальных программ и обязательств страны. 

В настоящее время решить практические проблемы довольно сложно, так как отсутствуют материалы исследований зависимостей напряжённости деталей насоса от динамически изменяющейся нагрузки при разных режимах работы и вибраций, не на должном уровне исследователи рассматривают вопрос технологического изготовления комплектующих ШГН и влияние способа изготовления на его ресурс работы. Остается открытый вопрос по обоснованию материалов контактной поверхности трущихся элементов конструкции насоса и их взаимодействие с АСПО. Отсутствует информация по обоснованности критериев эффективности и энергоэффективности насоса.
Принимая во внимание, что развитие нефтяной промышленности в условиях Казахстана, где много скважин с низким и средним дебитом и сложными геолого-техническими условиями, необходимо ориентироваться на механизированную эксплуатацию и развитие насосного оборудования, которое сможет эффективно справляться с этими вызовами. Создание новых конструктивно-технологических решений для штанговых насосов позволит не только увеличить их ресурс, но и повысить надежность работы и снизить эксплуатационные затраты. Актуальность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области очевидна. Это может включать изучение новых материалов, оптимизацию конструкций, применение современных технологий и автоматизации процессов, что в итоге приведет к улучшению характеристик насосного оборудования и повышению эффективности добычи нефти.

Следовательно, важной задачей является проведение металлографических исследований изношенных деталей насоса при разных температурных режимах. Исследование мировых достижений в обеспечении надежности и долговечности нефтедобывающих штанговых насосных комплексов помогут сформировать единые критерии оценки эффективности и обосновать перспективные направления развития.
1.4 Исследование мировых достижений в обеспечении надежности и долговечности нефтедобывающих штанговых насосных комплексов 
Скважинные штанговые насосные установки представляют собой комплекс, состоящий из наземного и подземного оборудования. К наземному оборудованию относится: станок-качалка (СК) – обеспечивает механическое движение штанг, что позволяет перемещать жидкость из скважины на поверхность; оборудование устья скважины – включает в себя устройства для контроля потока и предотвращения утечек и блок управления – осуществляет автоматизацию и мониторинг работы установки, что позволяет оптимизировать процессы и повысить безопасность. Подземное оборудование представляет собой единую систему, состоящую из штангового глубинного насоса – непосредственно отвечает за подъем жидкости из скважины; насосно-компрессорных труб – соединяют подземное и наземное оборудование, обеспечивая герметичность и защиту от коррозии; колонны насосных штанг – передают механическую силу от станка-качалки к насосу, а также различные защитные устройства – предотвращают повреждения оборудования в сложных условиях, например, при наличии агрессивных химических веществ в жидкости или повышенном давлении [25, 27, 32]. Эффективная работа всех этих компонентов критически важна для надежной эксплуатации скважин и достижения высоких показателей добычи нефти. 
Конструкции серийно выпускаемых насосов регламентируются стандартами ГОСТ 31835-2012 «Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования» и APISPEC 11AX «Specification for Subsurface Sucker Rod Pump Assemblies, Components, and Fittings».

Согласно ГОСТ 31835-2012, ШГН являются насосами возвратно-поступательного действия и обеспечивают подъем из нефтяных скважин жидкости с дебитом до 135 м3/сутки и глубиной скважины до 3000 м. ШГН эксплуатируются в агрессивной среде, обладающей следующими показателями: «обводнённостью до 99%, абсолютной вязкостью до 200 мПа·с, содержанием свободного газа на приеме до 25%, содержанием твердых механических примесей до 1,3 г/л, минерализацией воды до 200 мг/л», объемным содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СО2) не более 200 мг/л, концентрацию ионов водорода – рН = 4,0÷8,0 и температурой до 130(С [39]. Необходимо отметить, что «все виды нефти относятся к высокопарафинестому типу с содержанием асфальтенов 0,42 –11,01%, смол 6,03 – 12,31%, парафины 7,89 –21,42%».

Основными элементами конструкции штангового глубинного насоса, в соответствии с ГОСТ 31835-2012, которые размещают в скважине на колонне насосно-компрессорных труб, являются: корпус цилиндрического вида, в котором располагаются другие элементы; плунжер – пустотелый поршень, который перемещается внутри корпуса; в верхней части плунжера устанавливается нагнетательный клапанный узел, который отвечает за подъем жидкости; в нижней части неподвижного цилиндра размещается всасывающий клапанный узел шарового типа, который также отвечает за подъем жидкости; насосные штанги соединяют плунжер с СК, обеспечивая его возвратно-поступательное движение. Конструкции штанговых насосов в зависимости от их принципа работы подразделяются на два основных типа – вставной насос и не вставной насос. Схема штанговой насосной установки представлена на рисунке 1.12 [39].
[image: image20.jpg]



1 – защитное приспособление в виде газового или песочного фильтра; 

2 – скважинный плунжерный насос вставного или невставного типов; 
3 – насосно-компрессорные трубы; 4 – колонна насосных штанг; 5 – тройник; 
6 – сальниковое уплотнение; 7 – сальниковый (полированный) шток; 
8 – трубная подвеска устьевой арматуры; 9 – станок-качалка; 10 – фундамент

Рисунок 1.12 – Схема штанговой насосной установки
Вставные конструкции штанговых насосов используют для подъёма добываемого нефтяного флюида из скважин большой глубины (до 3500 м). Причем такие скважины, чаще всего, относятся к классу мало- и средне дебитных скважин, т.е. характеризуются небольшим (до 80 м3/сут) дебитом откачиваемой из них нефтесодержащей жидкой среды. Их преимущество заключается в том, что для ремонта или обслуживания достаточно поднять штанги, что значительно упрощает работу и снижает время простоя. Такая конструкция действительно обеспечивает эффективное извлечение нефти из скважин, особенно при использовании вставных насосов. Такой подход к конструкции и эксплуатации ШГН позволяет эффективно справляться с вызовами, связанными с добычей нефти в сложных условиях, а также упрощает обслуживание оборудования.

Невставные насосы могут применяться в других условиях и имеют свои специфические характеристики.

Отрицательные стороны этих технических устройств – это ограничения по глубине скважин (Н ( 3000 м), так как с увеличением глубины спуска насоса возникают задиры, парафинизация, нарушение траектории соосного движения штока в цилиндре, риск обрыва штанг и как следствие заклинивание насоса; невысокий показатель подачи (Q=7(100 м3/сут), которую обеспечивают данные типы насосов; ограничения по обслуживанию и эксплуатации скважин, имеющих значительный наклон (угол уклона более 35(; набор кривизны более 1(/10 м и/или зенитный угол более 12(), искривление шахты и скважин горизонтального типа [31, 32, 33, 34].

Общий вид конструкций скважинных насосов представлен на рисунке 1.13.

	[image: image21.jpg]N ™

4

&+

5]

14
55
6
17

8
7
8

19




а)
	[image: image22.jpg]



б)

	1 – направляющая штока; 2 – гильза противопесочная; 3 – переводник;

4 – удлинитель; 5 – цилиндр; 6 – корпус клапана; 7 – шар; 8 – седло; 9 – держатель седла; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – ниппель; 12 – переходник штока; 13 – шток плунжера; 14 – клетка;15 – грязесъемник; 
16 – переводник; 17 – плунжер; 18 – корпус клапана; 19 – держатель седла
	1 – муфта; 2 – удлинитель верхний; 

3 – цилиндр; 4 – удлинитель нижний; 5 – корпус клапана;

6 – шайба; 7 – винт сбивной;

8 – шар; 9 – седло; 10 – ниппель;

11 – клетка; 12 – корпус;

13 – грязесъемник; 14 – переводник; 15 – плунжер; 
16 – корпус клапана; 
17 – держатель седла


Рисунок 1.13 – Схемы скважинных насосов: а) тип НВ1С; б) тип НН1 

Следовательно, для разработки эффективной конструкции насоса и обосновании оптимальных технологических параметров необходимо исследовать технические характеристики наиболее распространенных моделей СШНУ.
Вопросы повышения эффективности работы глубинных штанговых насосов активно исследуются и решаются отечественными и зарубежными учеными и инженерами как ранее, так и в настоящее время.
Вопросами повышение эффективности и долговечности конструкций штанговых насосных установок занимались: Агамирзоев Д.И., Адонин А.Н., Александров П.О., Бахтизин Р.Н., Воскобойников А.А., Залятов М.М., Ивановский В.Н., Исмагилов Ф.Г., Ишмурзин А.А., Ишмухаметов Б.Х., Коршунов В.Н., Латыпов Б.М., Машков В.А., Минликаев В.З., Уразаков К.Р., John F. Mabry, Neil Robert Hall, Nielsen Jr William D. и другие. 

Например, Кочеков М.А. в своих исследованиях надежность штанговых насосов описал с позиции «частоты (φ) обрывов колонны штанг на основе статистических данных промысловой эксплуатации ШСНУ» [54]. Кочекову М.А. удалось вывести «эмпирические коэффициенты (b) для расчета частоты (φ) обрывов колонны штанг в условиях высокообводнённых наклонно направленных скважин. Это позволило определить места установки центраторов в зоне колонны штанг, прилегающей к насосу, с учетом перепада давления в нагнетательном клапане, возникающего при такте нагнетания».
Кочеков М.А., чтобы получить обобщенное выражение для теоретической частоты обрывов штанг, используя данные динамометрирования и средней обводненности скважин, учитывал следующие соображения:

· обводненность (в данном случае 85%) влияет на нагрузку на колонну штанг из-за увеличения веса поднимаемой жидкости;

· динамометрические данные позволяют оценить максимальные усилия, действующие на колонну штанг, и выявить предельные значения, при которых возможен обрыв.

В общем случае, теоретическая частота обрывов колонны штанг может быть выражена через зависимость от силы, действующей на колонну, и предельных значений прочности материала штанг и геометрических параметров плунжера и колонны штанг [54]:

	
[image: image23.wmf]1

2

1247

,

0

0502

,

3

+

+

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

k

k

l

d

D

b

j

    или    
[image: image24.wmf]146

,

4

923

,

4

0018

,

0

l

d

D

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

j

.
	(1.2)


где ( – частота обрывов колонны штанг, год-1;

D – диаметр плунжера насоса, м;

d – диаметр колонны штанг, м;

l – длина колонны штанг, м;
b – безразмерный коэффициент, зависящий от свойств материала штанг; 
k – параметр, характеризующий наклон кривой Велера.
Однако данная зависимость получена на основе данных уже случившегося обрыва и не позволяет установить причинно-следственную связь. В предложенной зависимости основной акцент сделан на материал штанги и коэффициент сложности скважины по углу ее наклона. Это не в полной мере отражает истинные режимы работы, кинематику насосной установки и циклически непостоянные динамические нагрузки, сопутствующие структурным нарушениям работы механизма в разные интервалы времени. Так же не учтена динамика работы механической системы и сопряженных деталей подвержены внешним колебательным (ω) воздействиям системы, особенно при изменяющейся скорости и амплитуде в момент образования механических отложений и парафинизации поверхности трения. 
В своей работе Топольников А.С. предложил решение уравнения колебаний колонны насосных штанг для восстановления переменных нагрузок на полированный шток. Разработка теоретической модели (1.3) для определения динамических нагрузок на полированный шток СК в условиях многофазного потока – это важный шаг в повышении надежности и эффективности работы штанговых насосов. Ключевые аспекты предложенной модели состоят в следующем: совместное перемещение насосных штанг и плунжерного насоса, т.е. модель учитывает взаимодействие между компонентами системы и их влияние на динамику; многофазный поток, т.е. учет различных фаз (жидкость, газ, эмульсия) позволяет более точно смоделировать реальные условия работы насоса, что критично для оценки нагрузки на шток; осложнения работы насоса: утечки в клапанах, неправильная посадка плунжера в цилиндре, влияние газа и эмульсии, [55]. Эта модель может стать основой для дальнейших исследований и разработки новых технологий в области нефтедобычи, что в конечном итоге улучшит экономические показатели и эффективность эксплуатации скважин.
[image: image372.wmf],

f

E

L

P

ж

×

×

=

l


	
[image: image25.wmf]),

2

cos(

)

,

0

(

t

A

t

u

pw

=



[image: image26.wmf],

2

2

2

2

2

f

x

u

c

t

u

+

¶

¶

=

¶

¶


[image: image27.wmf](

)

,

2

1

2

0

1

0

2

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

-

×

-

×

-

¶

¶

×

×

×

-

×

¶

¶

×

×

×

-

=

¶

¶

p

p

k

p

l

p

p

p

k

p

p

d

c

d

c

k

t

V

g

V

g

in

g

p

p

p

V

g

in

g

t

p

p

m

a

r

r

a

r

a

r

 


[image: image28.wmf]),

(

)

(

g

w

g

x

g

t

gl

J

ar

ar

¶

¶

+

¶

¶

=



 EMBED Equation.3 [image: image29.wmf]),

)

1

((

)

1

((

lg

l

w

l

x

l

t

J

r

a

r

a

-

¶

¶

+

-

¶

¶

=



 EMBED Equation.3 [image: image30.wmf].

cos

)

1

(

)

2

)

1

(

2

(

)

)

1

(

(

j

r

a

ar

t

t

r

a

ar

r

a

ar

×

-

+

-

+

-

¶

¶

-

=

-

+

¶

¶

+

-

+

¶

¶

÷

ø

ö

ç

è

æ

å

å

g

l

g

S

t

t

r

r

x

p

l

w

l

g

w

g

x

l

w

l

g

w

g

t


	(1.3)


 где t – время, с; 
х – лагранжева координата по длине штанговой колонны, м; 
и – перемещение фиксированной точки штанговой колонны, м; 
А – амплитуда колебаний (равна половине длины хода полированного штока, м; 
ω – частота колебаний, с-1;

f – удельная на единицу массы штанги внешняя сила, Н/кг (объемная или поверхностная);


[image: image31.wmf]s

E

c

r

=

 – скорость распространения упругих деформаций, м/с; 
Е – модуль Юнга материала насосных штанг, Па;
ρs – плотность материала насосных штанг, кг/м3;

рр – давление в подплунжерном пространстве, которое определяется с учетом уравнения сохранения массы газожидкостной смеси для несжимаемой жидкости и совершенного газа;
α – объемная доля газа;

ρg0 и ρg0 – плотность газа при нормальных условиях и в подплунжерном пространстве соответственно, кг/м3;

ρl – плотность жидкости, кг/м3;
V = πd2p/4(u(L,t) – х*) – объем подплунжерного пространства;
х* – координата положения всасывающего клапана, м; 
μс = 0,2 – коэффициент трения в клапанах;

( – угол наклона скважины к вертикали, град; 
wg и wl – скорости газовой и жидкой фаз, при этом скорость газожидкостного потока, м/с, которая равна w=αwg+(1 – α)·wl;

[image: image32.wmf]lg

J

gl

J

-

=

– притоки массы газа и жидкости, обусловленные фазовыми переходами;

τ – суммарное касательное напряжение на поверхности штанг (индекс r) и труб (индекс t);

Σr и Σt – периметры сечений насосной штанги и трубы соответственно;
αin – характеризует влияние свободного газа;
ψк – постоянный коэффициент утечек для вса​сывающего (к=iп) и нагнетательного (к=оиt) клапанов, равный нулю в случае, если клапан открыт.
Предложенная математическая модель, описанная системой уравнений (1.3), объединяет основные элементы: закон возвратно-поступательного перемещения точка подвеса штанг периодического во времени (1 уравнение); динамические нагрузки в упруго-деформируемой штанговой колонне (2 уравнение), это уравнение учитывает механические свойства материалов и их реакцию на приложенные нагрузки, что критично для оценки прочности системы; давление в подплунжерном пространстве (3 уравнение), что важно для понимания взаимодействия между плунжером и рабочей жидкостью, и это влияет на эффективность работы насоса; параметры многофазного потока в НКТ (4 уравнение), т.е. учет различных фаз потока позволяет более точно смоделировать реальную работу насосной системы и предсказать возможные осложнения; давление на выкиде насоса (5 уравнение) – это один из ключевых параметров для оценки работоспособности системы и ее общей эффективности. В случае возникновения осложнений в работе штангового насоса, эта модель может быть использована как инструмент для прогнозирования нагрузок, воздействующих на полированный шток станка-качалки.
В своей модели прогнозирования усилий, действующих на полированный шток Топольников А.С. не учитывает изменения величин, действующих изгибающих моментов на шток и плунжер при установившемся эксплуатационном износе и деградации контактной поверхности при механических отложениях. Данные факторы имеют разные влияния на внутренние усталостные напряжения конструкции, во многом определяющие долговечность и надежность сложной системы.
Анализ отказов штанговых колон, работающих в условиях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», показал, что отсутствие в расчетах составляющей от действия изгибающих нагрузок приводит к заниженным значениям расчетных напряжений и снижает точность оценки напряженного состояния насосных штанг. Ренев Д.Ю., исследуя вопросы повышения надежности ШГН, предложил математическую модель работы колонны штанг с учетом изгибающих нагрузок, возникающих в наклонно-направленных скважинах. Ренев Д.Ю. утверждает, что причиной разрушения штанг насоса стала усталость материала штанг при действии циклических нагрузок [56]. Кривая усталости в коррозионной среде аппроксимировалась степенным уравнением вида:
	
[image: image33.wmf],

10

const

с

m

N

=

=

×

s


	(1.4)


где σ и N – текущее значение напряжения и количество циклов до разрушения;

m и с – параметры.
Однако для прогнозирования ресурсной долговечности насоса этих знаний недостаточно, т.к. важно определить наиболее нагруженные участки и режимы в единицу времени при заданных механических изменениях структуры материала.
Исследованиями практического опыта эксплуатации штанговых глубинных насосов на месторождениях Тенгиз, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Карачаганак, Кашаган, установлено, что на ресурсную долговечность насосного комплекса оказывает влияние его конструктивные особенности, технология изготовления и материал комплектующих. 
Известен штанговый глубинный насос (Патент РФ № 2144623 C1, опубл. 20.01.2000г. [57], авторы Залятов М.М., Тахаутдинов Р.Ш. и др.) (рисунок 1.14), состоящий из цилиндра со всасывающим клапаном, плунжера, установленного в цилиндре с возможностью возвратно-поступательного движения и содержащего нагнетательный клапан. Плунжер соединен с колонной штанг, связанной со станком-качалкой.
 Особенность данной конструкции в том, что на цилиндре выполнена внутренняя кольцевая канавка, расположенная на таком уровне, чтобы в интервале рабочего хода она перекрывалась плунжером, а в положении, соответствующем нижней мертвой точки, канавка находилась над плунжером. При этом внутренняя кольцевая канавка сообщается с затрубьем через отверстие 9 (рисунок 1.14). Внутренняя кольцевая канавка предназначена для равномерного распределения поступающей жидкости по окружности, что способствует обеспечению постоянной смазки рабочей поверхности плунжера по всему его периметру и длине в процессе работы насоса. Наличие отверстия, или нескольких равномерно расположенных по окружности каналов, способствует улучшению производительности проводимых технологических операций.

[image: image34.png]


 [image: image35.png]



1 – цилиндр; 2 – всасывающий клапан; 3 – плунжер; 4 –  нагнетательный клапан; 5 – колонна штанг; 6 – внутренняя кольцевая канавка; 7 – затрубье;

 8 – эксплуатационная колонна; 9 – отверстие
Рисунок 1.14 – Глубинный штанговый насос
Основным недостатком данной конструкции является технологический зазор в паре скольжения цилиндр-плунжер, который увеличивается в процессе естественного износа при эксплуатации насоса, что способствует деградации поверхности контакта и как следствие увеличению утечек через зазор и снижению объемного КПД. Также к недостаткам можно отнести использование плунжера большей длины, чем используется для типовых конструкций, что способствует интенсивному износу насоса. К основному недостатку относятся нарушение проектной траектории движения плунжера при установившемся износовом зазоре, что приводит к искривлению сопряженных поверхностей и появлению ударных нагрузок на элементах насоса.

В работе Агамирзоева Д.И. и др. для повышения объемного КПД путем уменьшения утечек в эксцентричном зазоре рабочей пары цилиндр-плунжер при эксплуатации наклонных скважин, предложена конструкция (Патент № SU 821745, опубл. 15.04.1981г. [58]), в которой наружная поверхность плунжера снабжена кольцевыми канавками, в которых установлены разрезные уплотнительные кольца, выполненные с шипами на верхней торцевой и внутренней цилиндрической поверхностях. Такая конструкция при извлечении плунжера из цилиндра позволяет избежать сбрасывания уплотнительных колец из канавок плунжера и тем самым позволяет создать надежную конструкцию штангового насоса.
В работах Минликаевым В.З., Минликаевой К.З. и др. для повышения объемного КПД путем уменьшения утечек в эксцентричном зазоре рабочей пары цилиндр-плунжер при эксплуатации наклонных скважин, была предложена конструкция насоса (Патент № SU 1211454 А, опубл. 15.02.1986г. [59]), состоящая из цилиндра, расположенного в кожухе с возможностью поперечного перемещения и связанного, с колонной насосных труб, гибкой связью; плунжера, на внешней поверхности которого расположены кольцевые канавки для самоустанавливающихся втулок. Эти самоустанавливающиеся втулки располагаются с зазором относительно наружной поверхности плунжера. 

Однако данное изобретение не является универсальным, так как имеет ограничение на использование только при эксплуатации наклонных скважин. Кроме того, отсутствие системы смазки для пары цилиндр-плунжер является существенным недостатком данной конструкции, что может привести к возникновению эффекта «сухого» трения, вызывающему интенсивный износ и возможное заклинивание плунжера.
Для решения проблемы уменьшения утечек через зазор плунжерной пары Бахтизиным Р.Н., Исмагиловым Ф.Г., Латыповым Б.М., Уразаковым К.Р. и др. учеными предложены конструкции (Патент № 2365786 С1, опубл. 27.08.2009г. [60]; Патент № 2624939, опубл. 11.07.2017г. [61]) ШГН с нанесением регулярного микрорельефа на поверхность плунжера (рисунок 1.15).

[image: image36.jpg]CKBAXHHHBIH IITAHTOBBI HACOC

| >

@ue 1



  [image: image37.jpg]CKBAXKHHHBIH IITAHTOBBI HACOC




      [image: image38.jpg]CKBAXHHHBI¥ LITAHTOBBIA HACOC

/
AN



       [image: image39.jpg]CKBAXKHHHBIH IITAHTOBBI HACOC





1 – цилиндр, 2 – всасывающий клапан, 3 – плунжер, 4 –  нагнетательный клапан, 5 – замкнутые канавки, 6 – фильтр, 7 – внутренняя труба фильтра, 
8 – наружная труба, 9 – емкость предварительного накопления механических примесей, 10 – усеченная наклонная плоскость, 11 – парабола, 12 – ось симметрии канавки, 13 – ось плунжера, 14 – выкид насоса, 15 – круглый диск, 16 – кронштейн, 17 – клапан, 18 – ограничитель хода Г-образной формы
Рисунок 1.15 – Скважинный штанговый насос

Регулярный микрорельеф приводит к уменьшению утечек через зазор плунжерной пары при откачке маловязких жидкостей за счет создания турбулентного потока в пограничном слое у стенки плунжера; способствует улучшению износостойкости пары цилиндр-плунжер, обеспечивая эффективную смазку сопрягающихся поверхностей; способствует повышению коэффициента подачи штангового насоса и увеличению добычи нефти, а как следствие – увеличение межремонтного периода работы ШГН. В результате повышается ресурс работы насоса независимо от используемых материалов. 
Однако в данных работах не учтено влияние механических примесей (эффект оседания и налипания механических смесей), поступающих с забоя скважины, и образование асфальтосмолопарафиновых отложений на поверхности системы цилиндр-плунжер. Образование смолистых полипов с механическими примесями приводит к их коксованию и неравномерному сужению диаметров НКТ, снижая пропускную способность и нарушая структуру расположения элементов насоса. Предложенный микрорельеф хорошо работает в среде нефтепродуктов, очищенных от примесей и смол. При реальных условиях эксплуатации скважин микрорельеф на поверхности плунжера забивается смолистыми полипами и глинистыми отложениями, что приводит к изменению зазора и нарушает поле допуска прецизионных пар, приводя к изменению проектной траектории движения плунжера. Также в данных конструкциях клапанный механизм является уязвимой системой. При ударной нагрузке плунжера гидравлическая сила удара передается на шар клапана. Воздействие гидродинамических сил на клапанную пару приводит к соударению шара о седло разрушая упрочненный поверхностный слой седла. Данный эффект приводит к распространению коррозионных процессов, разрушающие основу металла и структуру седла клапана.
Одним из основных элементов конструкции штанговых глубинных насосов является клапанный узел. Известны конструкции штанговых насосов, в которых применим один всасывающий и один нагнетательный клапана или, где используются всасывающие и нагнетательные клапаны, представляющие собой сдвоенные конструкции [62]. Однако применение таких конструкций незначительно увеличивает ресурс работы штанговых насосов. Поэтому, например, Коршунов В.Н., Машков В.А. и др. предложили клапанный узел штангового насоса (Патент № RU 2235903 C2, опубл. 10.09.2004г. [63]), который имеет «верхний и нижний шаровые клапана с седлами, установленные в клетках». Отличительной особенностью этой конструкции является то, что верхний и нижний клапаны, находящиеся в клетках, соединены между собой полым корпусом. Это не только упрощает монтаж и демонтаж системы, но и значительно улучшает герметичность, поскольку минимизируется количество соединений, через которые могут возникать утечки. Важным элементом этой конструкции является кольцевой поршень со штоком, установленный внутри полого корпуса. Этот поршень позволяет создать кольцевую камеру, что в свою очередь обеспечивает возможность более точного контроля давления и потока жидкости. Гидравлическая связь между кольцевой камерой и полостью, расположенной между верхним и нижним шаровыми клапанами, дополнительно усиливает динамическую устойчивость системы. 

Дросселирующие каналы, связывающие эти две области, помогают регулировать скорость потока и давление, что особенно критично в условиях, где могут возникать гидравлические удары. Кроме того, конструкция включает втулку с тарированным срезным элементом, что позволяет создать телескопическое соединение с кольцевым поршнем. Это решение обеспечивает дополнительную гибкость системы, позволяя ей адаптироваться к изменяющимся условиям эксплуатации. Например, в случае изменения давления или динамических нагрузок, такая конструкция способна смягчать влияние этих изменений, что снижает риск повреждения клапанов и других компонентов.

В целом, такие инновации способствуют улучшению надежности работы штанговых насосов, особенно в сложных условиях, где высокие нагрузки и изменяющиеся характеристики потока могут существенно повлиять на их эффективность. Улучшенная герметичность, оптимизация управления потоком и способность адаптироваться к изменениям – все это делает данную конструкцию привлекательной для применения в нефтедобывающей промышленности. Однако, в такой конструкции клапанного узла под воздействием высокоскоростного потока жидкости на шар клапана происходит процесс динамичного взаимодействия шара с поверхностью камеры. Это приводит к постепенному уплотнению загрязнений, попадающих в камеру с прокачиваемой средой. Это, в свою очередь, снижает ресурс работы клапанного узла и срок службы насоса в целом.

Решением этой проблемы занимались Александров П.О. и Воскобойников А.А., которые для повышения срока службы и надежности клапанного узла предложили способ (Патент № RU 2382926 C2, опубл. 27.05.2009г. [64]) снижения степени налипания на поверхность камеры различных загрязнений за счет снижения степени динамичного воздействия на шар высокоскоростного потока среды и исключения взаимодействия шара с поверхностью клапанной камеры. Авторы предлагают следующее решение: к внутренней поверхности камеры клапанного узла, где размещается шар и седло, крепится набор центраторов, форма и размеры которых «выбираются из условия их взаимодействия с поверхностью шара и отсутствием возможности контактирования шара с внутренней поверхностью камеры». Также внутренняя поверхность камеры покрывается антиадгезионным покрытием.
Также вопросами модернизации конструкции клапанных узлов и повышением качественных показателей плунжерной пары при возможных утечках через элементы уплотнения запорного элемента на основе результатов математического моделирования и стендовых испытаний занимались Галимуллин М.Л., Долов Т.Р., Ивановский В.Н. [65, 66], Michael Brent Ford (Patent 9163483 [67]) и другие ученые.
Проблемами кинематики и динамики станков-качалок, вопросами производительности и работоспособности насосных установок при действии экстремальных нагрузок в точке подвеса штанговой колонны занимались Адонин А.Н., Аливердизаде К.С., Валеев М.Д., Вирновский А.С., Дубинов Ю.С., Ивановский В.Н., Муравьев И.М., Хамитов А.Т., Хоанг Т.Н. и многие другие исследователи.
Согласно техническим требованиям на изготовление насосных штанг (ГОСТ 13877-96 Штанги насосные и муфты штанговые. Технические условия. [68]) все они представляют собой конструкцию, состоящую из «цельнометаллического тела штанги и головки штанги с соединительной резьбой». Но согласно исследованиям ряда ученых, а именно, Деговцова А.В., Ивановского В.Н., Пекина С.С., Сабирова А.А. такая конструкция насосной штанги имеет низкую эксплуатационную надежность. Это связано с тем что, в месте наибольшего радиуса кривизны скважины колонна штанг движется внутри эксплуатационной колонны, что вызывает её истирание и приводит к преждевременному износу и обрыву самих штанг. При возвратно-поступательном движении штанг в приводе возникают как статические, так и динамические напряжения. Статические напряжения формируются под воздействием веса поднимаемой жидкости, а динамические – из-за изменений скорости и ускорения штанг в процессе работы насоса. Когда насос сталкивается с осложнениями, такими как изменения в обводненности, наличие газов или эмульсий в жидкости, а также утечки в клапанах, это может привести к дополнительным колебаниям и пикам напряжений. Это приводит к обрыву штанг [69].

Для устранения этих недостатков Ивановский В.Н. и другие исследователи усовершенствовали конструкцию штанги и предложили заменить штангу, состоящую из цельнометаллического тела, на канатную насосную штангу (Патент № RU 123445 U1, опубл. 27.12.2012г. [70], Патент № RU 2527275 C1, опубл. 27.08.2014г. [71]). Т.е. в качестве тела штанги предлагается использовать канат любой длины, но закрытой конструкции с Z, X и О-образными проволоками. В качестве головки канатной штанги предлагается применить заделку, которая будет обеспечивать равномерное нагружение всех проволок каната. При этом на концах заделок штанги необходимо нарезать резьбу, которая будет обеспечивать соединение с насосом, колонной штанг или полированным штоком. В данной конструкции канатной насосной штанги заделка имеет узел особой конструкции, который предотвращает проворот канатной штанги в заделке и позволяет передавать вращательное движение от СК к насосу. Большая поверхность прилегания каната к колонне НКТ будет обеспечивать более равномерный износ и каната, и колонны насосно-компрессорных труб.
Однако, при использовании канатных штанг были выявлены недостатки конструкции: во-первых – наличие свободного пространства, как между проволоками в слое, так и между слоями в штанге приводит к значительному удлинению канатных штанг, что снижает длину хода плунжера штангового насоса и, как следствие, снижение эффективности работы всей установки. Во-вторых, при эксплуатации скважин, осложненных коррозией и отложениями АСПО происходит интенсивный процесс взаимодействия с агрессивной средой, что в результате снижает надежность канатных штанг.

Для устранения этих недостатков Ивановским В.Н. и другими исследователями была предложена конструкция полезной модели (Патент № RU 203166 U1, опубл. 24.03.2021г. [72]), которая повышает эффективность использования канатной штанги за счет обеспечения условия максимального заполнения проволоками поперечного сечения каната. Исходя из этого, чем меньше будет пустот между проволоками в слоях каната, тем большую площадь будут занимать проволоки в поперечном сечении канатных штанг, тем меньше будет удлинение штанг и как следствие будет выше эффективность самой канатной штанги, а значит, и подача насоса будет возрастать.
В качестве конструкционного материала для изготовления проволок предложена углеродистая сталь. Но в условиях эксплуатации скважин, осложненных наличием коррозионно-активной пластовой продукции будет происходить коррозия проволок и их разрушение. Для уменьшения взаимодействия с агрессивной средой предложено выполнять покрытие всех проволок канатной штанги цинком, что защитит их от коррозии и увеличит надежность работы. В качестве наружного защитного покрытия каната дополнительно наносится полимерное покрытие, например, полипропиленовый слой толщиной 1 мм.
Хакимов Т.А. в своей работе уделил внимание совершенствованию штанговой насосной установки путем разработки оптимальной конфигурации профиля резьбы насосных штанг и включением в конструкцию дополнительного перепускного клапана [73].

В своей работе Дубинов Ю.С. модернизировал методику подбора насосных штанг с учетом их конструктивных особенностей, свойств материалов, применяемых при изготовлении штанг, и напряжений, возникающих вследствие изгиба в наклонно-направленных скважинах. Предложил новую математическую модель процесса работы насосных штанг, в том числе полых, в наклонно-направленной скважине [74].

Хоанг Т.Н. изучал влияние крутящего и изгибающего моментов на напряженно-деформированное состояние штанговой колонны СШНУ в пространственно-искривленных скважинах [75].

Вопросами коррозии нефтегазопромыслового оборудования, а также вопросами применения конструкций из неметаллических материалов в разное время подробно занимались Волков Ю.П., Гаджиев Ф.М., Галимуллин М.Л., Кочеков М.А, Кривоносов Ю.А., Пепеляев В.В., Vermeeren Thomas Hubert и другие исследователи. 

Например, Волковым Ю.П. и его коллегами была предложена конструкция насосной штанги, (Патент № RU 2378484 C1, опубл. 10.01.2010г. [76]), выполненная из высокопрочного композиционного материала. В отличие от известных конструкций насосных штанг, где стержень из стеклопластика имеет гладкую поверхность и соединен с внутренней полостью ниппеля с помощью клеевого соединения (Патенты №№ 2052627, 2117132, 221002, патенты США №№ 454401396, 4653923, 4822201), в предложенной конструкции используется усовершенствованное клее-механическое соединение. Это соединение сочетает силы адгезии и механические силы, благодаря наличию на стержне переменного профиля, что увеличивает прочность и надежность соединения между стержнем и установочной частью ниппеля. Для изготовления стержня используется высокопрочный композиционный материал, такой как стеклопластик, углепластик или базальтопластик. Это усовершенствование позволяет значительно повысить долговечность насосных штанг, улучшив их эксплуатационные характеристики за счет надежного крепления и более высокой прочности соединений.

К недостаткам предложенного решения можно отнести сравнительно низкий модуль упругости материла, вследствие чего могут происходить нежелательные деформации при изгибе конструкции, слабая износостойкость, низкий коэффициент устойчивости к абразивным воздействия; а также подверженность к потере прочности и деформациям по истечении нескольких лет эксплуатации.
Пепеляевым В.В. и Кривоносовым Ю.А. были проанализированы различные конструкции насосных штанг (Патенты № RU 2169250 С1, опубл. 20.06.2001г.; № RU 2003129631/06 А, опубл. 26.09.2003г.; № RU 64672 U1, опубл. 10.07.2007г.; № RU 2232865 C2, опубл. 20.07.2004г. и др.). На основании проведенных исследований авторами были выявлены следующие недостатки известных конструкций штанг. Например, при применении штанг, выполненных из композиционных полимерных материалов, происходит образование микротрещин на их поверхности, что снижает прочностные характеристики штанги. Недостатком известных конструкций металлических штанг является отсутствие у них внутреннего продольного канала, который в ряде случаев необходим для обеспечения технологических процессов, применяемых при добыче нефти, например, обеспечение подъема или закачки жидкости от глубинного насоса к устью скважины по колонне труб и обратно, а также отбора жидкости с двух пластов одновременно; наличие у некоторых конструкций штанг сварного шва, а сварные конструкции имеют низкую усталостную прочность и их использование при изготовлении погружного оборудования нежелательно. Еще один недостаток, который был отмечен, это наличие цилиндрической резьбы, которая не обеспечивает герметичность резьбового соединения при повышенном давлении в канале полых труб. 

Для возможности устранения имеющихся недостатков Пепеляевым В.В. и Кривоносовым Ю.А. предложена конструкция полой насосной штанги (Патент № RU 2398091 C9, опубл. 27.03.2012г. [77]) для подъема и закачки жидкости посредством использования колонны насосных труб малого диаметра, материал изделия – сталь марки 40Х ГОСТ 4543-71, отсутствие сварного соединения и применение конических резьб, что гарантирует их герметичность при давлениях до 200 атмосфер.

Также, например, Кочековым М.А. предложена конструкция насосной штанги с винтовым ребром и маслобензостойким покрытием, позволяющая надежно удерживать антикоррозионное маслобензостойкое покрытие на теле штанги в наиболее нагруженной приустьевой зоне колонны штанг, защищая ее поверхность от действия коррозионно-активной высоко обводнённой продукции скважин [54].

Возможность восстановления и упрочнения поверхности изношенных деталей ШГН может являться решением проблемы повышения работоспособности скважинных плунжерных насосов и увеличением межремонтного периода эксплуатации нефтяных скважин. 

Например, Шарифуллиным А.М. предложен способ (Патент № RU 2282750, опубл. 27.08.2006г. [78]) восстановления толщины стенки каждого участка поверхности цилиндра металлом до требуемых значений электрохимическим осаждением хрома и как результат – восстановление величины зазора между цилиндром и плунжером.

В тоже время Галимуллиным М.Л. предложен, во-первых, способ восстановления цилиндра ШГН применением абразивной обработки поверхности хонингованием с последующим азотированием до ремонтного размера и во-вторых восстановление наружного диаметра плунжера до заданного размера методом напыления износостойкого состава. Эти способы позволят снизить затраты на ремонтные работы за счет экономии металла [65].

Патентный анализ конструкций штанговых насосов для добычи обводненной нефти, содержащей механические примеси, асфальтосмолопарафиновые отложения, коррозионно-активные вещества и наличие свободного газа показал, что существует множество конструкций штанговых глубинных насосов, со схожими техническими характеристиками, но разными по ресурсу работы и своей производительности. Не смотря на технические достижения ученых наблюдается тенденция к снижению долговечности и эффективной мощности насосов при добыче нефти.

Выводы по первой главе
Из анализа внешних факторов, технологических параметров и эксплуатационных режимов, влияющих на эффективность нефтедобывающих насосных комплексов, сделан вывод о том, что какой бы не была совершенной конструкция насоса и его основных элементов, возникают отказы из-за коррозионно-механического повреждения контактирующих поверхностей и запарафинивания пары цилиндр-плунжер, пары шар-седло клапанного узла и колонны штанг, а также забивкой фильтрующего элемента. Т.е. механические повреждения и усталостный износ – это основная причина малой наработки штанговых глубинных насосов.
Установлено, что основные усилия ученых сконцентрированы на изменение конструкций штанги, плунжера, клапанного узла и в следствии этого повышение их износостойкости. Однако не в достаточной мере исследованы конструктивные особенности фильтрующих элементов с возможностью самоочистки, не нашли отражения в исследованиях влияние парафиновых отложений на турбулентность нефтяного потока и динамических сил сопротивления в подвижных частях. Так же выявлена научная проблема, связанная с дефицитом исследований в области установления зависимостей изменения проектной траектории движения сопряженных деталей в процессе изнашивания от действующих динамических нагрузок. Нет системного подхода в обосновании критериев эффективности ШГН. Проанализированные математические модели надежности не рассматривают влияние вибрационных нагрузок на долговечность насоса с учетом моментов изгиба. Таким образом, сформирована необходимость в разработке и исследовании основных направлений повышения эффективности эксплуатационных характеристик ШГН:

1. усовершенствование имеющихся или разработка новых конструкций напряженных элементов ШГН с учетом динамики их работы в осложненных условиях; 

2. установление зависимостей между действием динамических знакопеременных нагрузок и ресурсной долговечностью штанговых скважинных насосных установок;

3. установление зависимостей изменения проектной траектории движения сопряженных деталей в процессе изнашивания от действующих динамических нагрузок;

4. обоснование конструкционных материалов с оптимальными физико-механическими свойствами для повышения вибро-, износо- и коррозионностойкости элементов конструкции ШГН;

5. усовершенствование или разработка новых технологий в области изготовления или восстановления контактных элементов конструкции ШГН.

2 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИЗНАШИВАНИЯ ШТАНГОВОГО НАСОСА, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДИНАМИКИ ВИБРАЦИОННЫХ НАГРУЗОК, ВЫЗЫВАЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЕ ШТАНГИ ОТ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 

2.1 Обоснование критериев эффективной работоспособности штангового насоса при воздействии динамических сил сопротивления на изнашиваемые элементы системы штанга – цилиндр – плунжер
Анализ исследований отечественных и зарубежных ученых, таких как Neil Robert Hall, John F. Mabry, Nielsen Jr William D., Агамирзоева Д.И., Адонина А.Н., Вирновского А.С., Ивановского В.Н., Исмагилова Ф.Г., Уразакова К.Р., Юрчука А.М. и других исследователей показал, что определяющими критериями работоспособности и эффективности штанговой насосной установки является ресурсная долговечность (Т, сут), длительный межремонтный период (МРП(360(500 сут), коэффициент эксплуатации (Кэ=0,94(0,98), а также показатели производительности насоса: Qф – фактическая подача насосной установки и Kпр – коэффициент продуктивности скважины (Qф=2,5(110 м3/сут, Kпр – м3/(сут·МПа)) [39, 50, 51, 54, 65, 79, 80, 81, 82, 83]. 
Коэффициент эксплуатации Кэ определяется, как отношение времени, отработанного насосом (Тотр) к количеству календарных дней/периоду (Тк.д.):
	
[image: image40.wmf]кал

Т

отр

Т

э

К

=

.
	(2.1)


Межремонтный период – это среднее время между двумя ремонтами за выбранный период, или отношение общего отработанного времени (Тотр) за год к количеству ремонтов (Р) за этот же срок:
	
[image: image41.wmf]Р

отр

Т

МРП

=

.
	(2.2)


Коэффициент продуктивности Kпр – это показатель количества нефти (Q), которое может добывается из скважины при создании перепада давления на её забое 0,1 МПа (Δp):

	
[image: image42.wmf]p

Q

пр

К

D

=

.
	(2.3)


Обеспечение долговечности, эффективности, прочности и качества ШГН характеризуется надежностью и безотказностью работы всех элементов конструкции в сложных эксплуатационных условиях. 

Надежность зависит от комплексных параметров работоспособности ШГН, которые определяются такими свойствами конструкции, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость и комплексный показатель – коэффициент готовности [39, 84, 85].
К показателям безотказности относятся следующие параметры, а именно средняя наработка до отказа – 365 сут; средняя наработка на отказ – 274 сут. К показателям долговечности относятся следующие показатели, а именно средний срок службы – 5 лет; средний доремонтный ресурс – 730 сут; средний межремонтный ресурс – 548 сут. К показателям ремонтопригодности относятся следующие показатели, а именно среднее время восстановления – 8 ч; средняя трудоемкость восстановления – 8 чел·ч.

Показатель сохраняемости – это средний срок сохраняемости насоса – 2 года. Комплексный показатель надежности – это коэффициент готовности, КГ:

	
[image: image43.wmf]972

,

0

=

+

=

В

Т

о

Т

о

Т

Г

К

,
	(2.4)


где То – средняя наработка на отказ; 

Тв – время восстановления объекта при внезапных отказах.

В соответствии с нормативными документами «в течение полного срока службы штангового насоса (5 лет) предусмотрено 2 капитальных ремонта и 3 текущих ремонта». Средняя продолжительность ремонта: текущего – 8 ч, капитального – 96 ч. 

Условием обеспечения заданной производительности насоса является его подача (Q) равная притоку нефтяного флюида. Теоретическая производительность насоса при его работе определяется по следующей зависимости:

	
[image: image44.wmf]h

p

×

×

×

×

×

=

пл

пл

S

n

d

Q

4

1440

2

,
	(2.5)


где Q – теоретическая подача насоса, м3/сутки;

1440 – число минут в сутках;

dпл – диаметр плунжера насоса, м;

n – число двойных ходов (число качаний) в минуту, мин-1;

Sпл – длина хода плунжера, м;

( – коэффициент подачи насосной установки, (=0,6(0,8.
Таким образом, заданная производительность насоса находится в зависимости от следующих параметров: диаметра плунжера (dпл); длины хода плунжера (Sпл); скорости отбора жидкости (v).
Сохранение номинальных значений перечисленных параметров обеспечиваются жесткими требованиям к износостойкости элементов насоса. Процесс изнашивания элементов насоса многопараметровый и зависит как от конструктивно-технологических параметров (диаметры (d), изменение геометрии Δ, кинематика движения (n, S, m), критериев качества технологии (Ra, HB, δ, пористость %) и материал (Е) изготовления), так и от динамических нагрузок (µ) и цикличности распределения действующих моментов сил (Ми(Fт)) и вибрационных (ω) характеристик системы.
На производительность насосной установки по элементарной теории А.Н. Адонина влияют кинематические параметры станка-качалки с учетом удлинения насосных штанг λшт и труб λтр от веса столба жидкости. В данной модели параметр Коши ( дает косвенную оценку влияния динамических нагрузок на фактическую подачу насосной установки [79, 82]:
	
[image: image45.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

+

×

×

×

×

=

тр

шт

А

пл

ф

m

S

n

F

Q

l

l

m

2

1

1440

2

,
	(2.6)


где Qф – фактическая подача насоса, м3/сутки (Qф=2,5(110 м3/сутки);

Fпл – площадь поперечного сечения плунжера (или цилиндра насоса), м2;

n – число качаний (двойных ходов) в минуту (до 12(15 мин-1);

SA – длина хода головки балансира (сальникового штока), м;
( – параметр Коши, (=0,35(0,45;

m – кинематический коэффициент, учитывающий кинематические параметры станка-качалки:

	
[image: image46.wmf],

1

1

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

k

r

L

r

m

шат


	(2.7)


где r – радиус кривошипа, м;

Lшат – длина шатуна, м;

k – длина заднего плеча балансира, м.

λшт и λтр – удлинение насосных штанг и труб от веса столба жидкости, т.е. от действия статических сил, м:
	
[image: image47.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

=

+

=

å

тр

шт

i

i

ж

тр

шт

f

f

E

L

Р

1

1

1

l

l

h

,
	(2.8)

	
	


где (1 – коэффициент подачи, учитывающий упругие удлинения насосных штанг и труб от действия статических сил;
Рж – вес столба жидкости над плунжером насоса, Н;

L – глубина спуска колонны штанг, м;
Е – модуль упругости материала, Па;

fшт – площадь поперечного сечения насосных штанг, м2;

fтр – площадь поперечного сечения насосных труб (по металлу), м2.
Равенство производительности насоса, полученное Адониным А.Н. частично учитывает динамические свойства отдельных элементов системы, концентрируя внимание на эксплуатационных характеристиках станка-качалки и естественное деформирование штанг и НКТ при заданной марки материала. Нет четкого описания процессов изнашивания при сужении диаметров труб при налипании АСПО, не учтено изменение инерционных сил и масс деталей с АСПО, отсутствует описание сложных процессов движения штока, т.е. траектории отклонения стержня при суммарном износе штока и цилиндра при действии сложного сопротивления.
В теории изменения производительности Юрчука А.М. добавлено слагаемое, учитывающее выигрыш хода за счет инерционных сил, но отсутствует динамика элементов системы и не учтено влияние кинематических характеристик исследуемой системы. Производительность по теории Юрчука А.М. определяется следующей зависимостью [83]:
	
[image: image48.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

×

×

×

+

+

-

×

×

×

=

12

2

2

10

225

1440

А

тр

шт

А

пл

ф

S

n

L

S

n

F

Q

l

l

,
	(2.9)


где L – глубина спуска насоса, м.

Здесь в этой формуле добавлено слагаемое ((2) – это коэффициент подачи, учитывающий влияние инерционных сил: 

	
[image: image49.wmf]12

2

2

2

10

225

А

S

n

L

×

×

×

=

h

.
	(2.10)


При исследовании процессов, влияющих на производительность насоса Вирновским А.С. получена достаточно ёмкая модель производительности насоса с учетом удлинения насосных штанг λшт и труб λтр от веса столба жидкости. В данной модели дается оценка влияния динамических нагрузок через параметр Коши ( и через коэффициент β, учитывающий сопротивление движению штанг в вязкой среде. Математическое описание производительности насоса по Вирновскому А.С. определяется следующей зависимостью [86]:

	[image: image373.wmf],

1

f

E

L

G

АСПО

n

i

i

×

×

×

å

=

=

q

l


	(2.11)


где ( – сумма статических деформаций насосных штанг и труб, м;

β – коэффициент, учитывающий силу сопротивления при движении штанг в вязкой жидкости:
	
[image: image50.wmf]a

L

b

шт

×

=

b

,
	(2.12)


где b – константа трения, принимается в интервале 0,2(1,0 c-1;

Lшт – глубина спуска штанги, м;
а – скорость распространения звука в штангах, м/с;
При движении вниз колонны штанг возникает осевая сила (Рс), которая вызвана несколькими факторами, включая трение плунжера о цилиндр и сопротивлением в нагнетательном клапане потоку жидкости. Эта сила создает напряжение в колонне штанг, что может привести к различным деформациям, включая продольный изгиб и сжатие нижней части колонны.
Сжатие колонны штанг под действием осевой силы может существенно повлиять на эффективность работы насоса. Деформация, возникающая в результате воздействия этой силы, приводит к уменьшению длины хода плунжера. Это, в свою очередь, снижает объем поднимаемой жидкости за каждый цикл работы насоса, что негативно сказывается на общей производительности системы.
Кроме того, продольный изгиб нижней части колонны может вызвать дополнительные нагрузки на соединения между штангами и плунжером, что увеличивает риск усталостных повреждений и обрывов штанг. С течением времени, если такие деформации не контролировать, это может привести к значительным повреждениям как штангового оборудования, так и самого насоса.

В формуле (2.11) ( – деформация насосных штанг и труб складывается из нескольких слагаемых, которые определяют процесс деформации от действия внешних факторов и возникающих внутренних силовых факторов:
	
[image: image51.wmf]изг

сж

тр

шт

l

l

l

l

l

+

+

+

=

,
	(2.13)


где (шт – деформация штанг, вызванная перепадом давления над и в под плунжерном пространстве при движении штанг вверх, м;

(тр – деформация труб при движении штанг вниз, м;
(сж – деформация, возникающая от сжатия нижней части колонны штанг, м:

	
[image: image52.wmf]шт

шт

с

сж

f

E

L

Р

×

×

=

l

,
	(2.14)


где L – глубина спуска насоса, м;

Pс – сила, вызывающая продольный изгиб и сжатие нижней части колонны штанг, Н;
Ешт – модуль упругости материала штанг, Па;
(из – деформация, возникающая от продольного изгиба нижней части колонны штанг, м:

	
[image: image53.wmf]2

2

2

1

2

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

×

×

+

×

×

×

×

=

I

I

E

R

P

I

L

R

Р

c

c

сж

c

с

из

l

,
	(2.15)

	
	


где Lсж = Рс /qшт – длина сжатой части колонны штанг, м;
qшт – вес одного погонного метра длины штанг в жидкости, кг/м;

Rс – радиус спирали (винтовой линии), по которой изогнута сжатая часть колонны штанг, м:
	
[image: image54.wmf]2

ш

Т

с

d

D

R

-

=

,
	(2.16)


где Dт – внутренний диаметр труб, м; 
dш – диаметр штанг, м; 
I – момент инерции поперечного сечения штанг, м4; 
По теории А. Лубинского для определения λиз можно использовать более простую формулу, если осевая сила Рс<10 кН [87]:

	
[image: image55.wmf]ЕI

L

R

Р

сж

с

с

из

×

×

×

=

8

2

l

.
	(2.17)


В известных методиках деформация (удлинение) колонны насосных штанг/насосно-компрессорных труб определяется следующим отношением: 
	[image: image374.wmf].

)

(cos

4

1440

1

2

/

1

2

2

2

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

×

å

×

×

-

+

×

×

×

=

-

l

q

b

m

p

f

E

L

G

sh

S

n

d

Q

n

i

АСПО

i

А

пл

ф


	(2.18)


где Рж – вес жидкости, находящейся над плунжером насоса и в колонне НКТ, Н:

	Рж= ρж·g·L·Fпл,
	(2.19)


L – глубина спуска колонны насосных штанг/НКТ, м;

ρж – плотность жидкости в кг/м3;

g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2;

Е – модуль упругости первого рода колонны насосных штанг/НКТ, Па;

f – это fшт ср (средняя площадь поперечного сечения штанг 1, 2, 3 ступени) или fтр (площадь поперечного сечения НКТ), м2:
	
[image: image56.wmf]3

3

2

2

1

1

1

шт

шт

шт

ср

шт

f

f

f

f

e

e

e

+

+

=

,
	(2.20)


где fшт1, fшт2, fшт3 – площадь поперечного сечения штанг 1, 2, 3 ступени, м2;

ε – часть колонны штанг данного диаметра в сотых долях.

Выражение (2.18) в полной мере не отражает действительные геометрические изменения штанги в процессе эксплуатации насоса под нагрузкой. Так как в процессе эксплуатации на колонну насосных штанг действуют циклические знакопеременные нагрузки, возникающие от изгиба, растяжения, кручения, сжатия и трения. Все эти виды нагрузок действуют на насосные штанги при работе их в скважине постоянно и в комплексе. Поэтому в формуле (2.13 и 2.18), например, не учтено действие сложного сопротивления, возникающего в конструкции при динамическом воздействии не только сжимающих и изгибающих нагрузок, но и крутящих моментов. А также не учтено влияние веса асфальтосмолопарафиновых отложений на величину нагрузки.
Следовательно, необходимо усовершенствовать модель математического описания физического процесса удлинения штанг:
	[image: image375.png]W 1kBT
m 2 kBT
m 3 KBT
m 4 KB

15000
10000
5000

10,5
3490
6964
10434
13966

—~—

05
i rn

m1kBT m2kBr

ry,s

1
1232

2490
3722
4920

m3 kBT m4KBT

3 kBT

1 kBT

.5
682
1370
2053
2741




	(2.21)


где 
[image: image57.wmf]å

=

n

i

i

G

1

 – суммарный вес плунжера, штанг и жидкости, находящейся над плунжером насоса и в колонне НКТ, действующий на точку подвеса;
(АСПО – коэффициент, учитывающий вес от налипания АСПО.
Условие жесткости при кручении колонны насосных штанг характеризуется углом закручивания (φ) и определяется следующим выражением:
	
[image: image58.wmf][

]

j

j

£

×

=

р

кр

GI

l

М

     или    
[image: image59.wmf]dz

GI

М

z

p

кр

ò

+

=

0

0

j

j

, 
	(2.22)


где Мкр – крутящий момент в исследуемом поперечном сечении, Н·м;
l – длина рассматриваемого участка, м;

GIp – жесткость при кручении, Нм2;

G – модуль упругости второго рода, Па;
Ip – полярный момент инерции сечения штанги, м4;

[(] – допускаемый угол закручивания, рад.
Прочностная стойкость звена насоса к сложным внутренним силовым факторам характеризуется величиной относительного угла закручивания и одновременного прогиба f. Соответственно предельно допустимые значения этих величин ограничены условиями φ ≤ [φ] и f ≤ [f] соответственно.
Однако процесс изнашивания многогранен и сложен в исследовании и математическом описании из-за работы элементов насоса в разных средах с протеканием нескольких физических процессов (эрозия, коррозия, механическое и вибрационное воздействие, а также разность потенциалов разнородного материала). Эти параметры не учтены в уравнении Вирновского А.С. (1.1) и существенно снижают доверительную вероятность прогнозирования отказа, увеличивая среднеквадратичного отклонения от достоверных значений. Уравнение Вирновского А.С. (2.18) определяет производительность при идеальных условиях эксплуатации насоса, т.к. принимаются нормативные параметры (ρж, Fпл, f) и справочные коэффициенты (Е, (, β). В процессе эксплуатации движущиеся рабочие элементы контактирующих поверхностей (штанга, НКТ, плунжер-цилиндр, шарик-седло и т.д.) неизбежно изнашиваются и меняют не только геометрические формы, но и искажают кинематику траектории движения относительно проектной оси симметрии. Отклонение траектории движения штанг от проектной оси под воздействием внешних нагрузок приводит к неэффективному распределению сил по рабочему сечению, вызывая усталостные напряжения в структуре элементов насоса. Динамика подвижных элементов при циклическом нагружении порождает вибрации, приводящие к увеличению зон и площади концентрации внутренних напряжений и, как следствие, возникновению отказов.
Таким образом, важной научной задачей стоит исследование действующей циклически изменяющейся нагрузки (() (вибрации (ω0)) и влияние отклонения траектории (Δλ) движения деталей от проектной оси симметрии на усталостную (σуст) деградацию фазовой структуры материала, приводящие к изнашиванию поверхности и, как следствие, к отказам (Nr) насоса. Следовательно, математическое описание подачи насоса в первом приближении с учетом влияния суммарной нагрузки от веса плунжера, штанг и жидкости, находящейся над плунжером насоса и в колонне НКТ, и веса асфальтосмолопарафиновых отложений в процессе эксплуатации примет следующий вид:

	[image: image376.png]



	(2.23)


В выражении (2.23) слагаемое 
[image: image60.wmf]l

 характеризует деформацию насосных штанг и труб, возникающую от сжатия нижней части колонны штанг и от продольного изгиба нижней части колонны штанг, предложенную Вирновским А.С. Важной составляющей в данной модели будут предложенные параметры, измеряемые на прямую стандартными средствами измерения при проведении капитального или текущего ремонта, позволяющие точно спрогнозировать ресурс работы насоса.

Также важной характеристикой конструктивно-технологической системы штанга-плунжер насоса являются собственные частоты колебаний (ω0). Динамические частотные исследования обусловлены тем, что в случае совпадения внешней периодической нагрузки с собственными частотами системы происходит явление резонанса, что вызывает вибрацию, многократное увеличение напряжений, приводящие к нарушению проектной траектории движения звеньев насоса, создавая дополнительные сопротивления, способствующие разрушению всей конструкции насоса в целом. Чтобы избежать резонанса на рабочих режимах эксплуатации, либо, наоборот, использовать его эффект необходимо определять его частотный диапазон на этапе проектирования конструкции насоса.
С течением времени в рабочих деталях насоса происходят изменения геометрии и физико-механических свойств материала. Причины могут быть разные: статические, динамические и температурные воздействия; коррозия, усталостное старение, механический износ и т.д. Наибольший интерес представляют поперечные колебания изделий, которые обобщенно исследователи представляют в виде условного стержня с консольным закрепление.

Однако, не изучен вопрос влияния вибрационных колебаний элементов насоса на изменение сил сопротивления движению системы штанга-плунжер и эффективности подачи насоса с установившемся износом рабочих поверхностей. В вопросах надежности и износостойкости системы при заданном периоде эксплуатации установлены пробелы в знаниях о формировании в фазовой структуре мартенситного класса сталей усталостных напряжений, на стадии начала разрушения межатомных связей, приводящих к порам и микротрещинам. Оценка механических свойств материала насоса на вероятность возникновения резонансов в рабочем диапазоне частот внешних воздействий позволяет внести в конструкцию изменения на стадии проектирования. Это позволит избежать или значительно уменьшить вероятность появления резонансов, отказов и увеличить ресурс насосов в процессе эксплуатации. Для реализации технологических решений по повышению ресурсной долговечности необходимо обосновать основные критерии отказов штангового глубинного насоса.
2.2 Математическая модель, описывающая критерии отказов штангового насоса при контактно-механическом трении системы плунжер-цилиндр
Скважинный штанговый насос является восстанавливаемым объектом, поэтому важно определить предельно допустимые параметры износа и его ремонтопригодность. 
Критериями отказов штангового глубинного насоса являются следующие показатели: критерий отказа, критерий предельного состояния эксплуатации и критерий предельного состояния, соответствующий полной потери работоспособности насоса.
Эксплуатационный критерий отказа характеризуется снижением коэффициента подачи насоса ниже 0,5 ((пн(0,5), что соответствует снижению подачи на 25% от первоначального объема или полное отсутствие подачи жидкости [79, 82, 86, 88]:
Коэффициент подачи насоса ((пн) определяется отношением фактической подачи (Qф) к теоретической (QТ):

	
[image: image61.wmf]пн

Т

ф

Q

Q

h

=

.
	(2.24)


В настоящее время, несмотря на высокую надежность оборудования для добычи нефти из скважин с высокой степенью выработки, наиболее часто отказы ШГН связаны с обрывами штанг и полированного штока, отворотами штанг и плунжера, заклиниванием плунжера в цилиндре и разрушением седла клапанной пары. 

Исследователями установлена зависимость, характеризующая частоту возникновения отказов ШГН от коэффициента подачи насоса, который в свою очередь зависит от величины эксплуатационного зазора. Чем больше отклонение от номинального значения величины зазора, тем ниже коэффициент подачи, и, следовательно, выше риск аварийной ситуации. Получение Агамаловым Г.Б. эмпирического выражения для расчета количества ремонтов установок штангового насосного оборудования в зависимости от технологических параметров – это важный шаг в оптимизации эксплуатации насосных систем. Указанный коэффициент достоверности аппроксимации R2=0,8 говорит о том, что модель объясняет 80% вариации в данных, что является достаточно хорошим показателем для эмпирического анализа. Уровень надежности 0.9 указывает на то, что результаты модели могут быть использованы с высокой степенью уверенности [89]. Эмпирическое выражение, разработанное Агамаловым Г.Б., может служить полезным инструментом для прогнозирования необходимых ремонтов, что в свою очередь позволит планировать техническое обслуживание, оптимизировать затраты и повысить эффективность эксплуатации УСШН. Использование таких моделей в практике нефтедобычи может значительно улучшить надежность и производительность оборудования.
	
[image: image62.wmf](

)

P

nS

nS

N

пн

r

D

-

-

-

=

27

,

0

ln

17

,

7

3

,

2

2

2

h

,
	(2.25)


где n – число двойных ходов, мин-1;

S – длина хода головки балансира, м;
ηпн – коэффициент подачи насоса;
ΔР – перепад давления в насосе, МПа.

Из полученной зависимости видно, что на количество отказов ШГН в большой степени влияет коэффициент подачи, перепад давления в насосе и скорость откачки нефтяной жидкости насосом. График, описанный формулой (2.25), изображен на рисунке 2.1. Анализ представленной зависимости показывает, что, если коэффициент подачи уменьшается до 0,5 количество ремонтов достигает двух раз в год, ниже 0,2 количество ремонтов резко возрастает и может достигнуть 8÷10 случаев в год.


[image: image63]
Рисунок 2.1 – Зависимость изменения количества ремонтов ШГН от коэффициента подачи в год
Анализ динамограмм работы насосов [90, 91, 92] выявил серьезные проблемы, связанные с ударами плунжера в цилиндре, особенно в конце его хода при движении вниз. Эти удары могут иметь катастрофические последствия, такие как разрушение седла клапанных узлов, что в свою очередь приводит к отвороту и заклиниванию плунжера. Эти проблемы значительно снижают эффективность работы насосного оборудования и увеличивают вероятность поломок, что требует частого обслуживания и ремонта. Причиной возникновения ударов является неточность подгонки плунжера в цилиндре. Это может быть связано с несколькими факторами, включая сложность в определении упругих деформаций, возникающих в колонне насосных штанг. С увеличением глубины подвески насосов статические и динамические силы оказывают значительное влияние на работу всей системы. В таких условиях трудно предсказать, как колонна штанг будет реагировать на нагрузки, что может привести к ошибкам в расчетах. Следовательно, важными критериями надежности работы насоса будут частотные характеристики вибрации (ω0), изменение напряженности (σ-1) фазовой структуры в заданный интервал времени и отклонение траектории (Δλ) движения деталей от проектной оси симметрии.
Согласно теоретическим и экспериментальным исследованиям работа насоса считается нормальной, если коэффициент подачи насоса находится в пределах (пн=0,6(0,8. На коэффициент подачи штангового скважинного насоса и его фактическую производительность влияют постоянные и переменные факторы (рисунок 2.2).
К постоянным факторам, отрицательно влияющим на коэффициент подачи насоса, относятся [48, 93, 94]:

1. Деформация колонны штанг и колонны НКТ – λшт и λтр. В процессе эксплуатации штанговые насосы опускаются на достаточно большую глубину (до 3000÷3500 м), что приводит к увеличению нагрузки на головку полированного штока (особенно при движении плунжера вверх). Нагрузка на головку балансира вызывает значительное удлинение колонны штанг, достигающее 30 см. Это удлинение, согласно закону Гука, связано с высокими механическими нагрузками на глубине. При движении плунжера вниз давление на клапанную пару шар-седло также приводит к незначительному удлинению колонны НКТ. Эти деформации уменьшают полезную длину хода плунжера (Sпл) по сравнению с длиной хода полированного штока (SА), что влияет на общую эффективность системы. Учет этих факторов важен для оптимизации работы штанговых насосов, поскольку может привести к снижению производительности и надежности системы.
[image: image64.png]Paxmape, Bausoyue Ha KOIPPUYUBHT 1oGavy Hacocaq

[locmogHsie gakmaps! [leperentitie gaxmops
f { 1
Legoprayus wmaHz Lbododkeii 2a3 Ymeqku b Ymeyku b Bpedroe
v HKT b omkayubaerol KknanarHol ||| nayaxepsod ||| npocmparcmbo
cpede ngpe wacoca ||| nape Hacoca b Hacoce
Yracka xudkacmuy Ymeyxu vepes HAT | | [ayduma nozoyxerus
miyHxena nod
OUHaMUHECKU LpobeHb





Рисунок 2.2 – Факторы, отрицательно влияющие на коэффициент подачи насоса

2. Влияние свободного газа в откачиваемой среде на объем добываемой нефти. Негативное влияние свободного газа на работоспособность ШГН заключается в том, что при ходе движения плунжера вверх происходит процесс снижения давления в под плунжерном пространстве и выделение газа, заполняющего часть объема цилиндра насоса, уменьшает его наполнение жидкостью. 
3. Усадка жидкости. В скважинных условиях наблюдается более высокая температура жидкости, чем на поверхности. Когда жидкость поднимается на поверхность, происходит её охлаждение и дегазация, что приводит к усадке объема. Это влияет на физические характеристики жидкости и её объем. При подъеме жидкости на поверхность происходит выделение попутного газа, что также существенно меняет состояние жидкости. В результате этого взаимодействия объем жидкости в скважине оказывается меньше, чем на поверхности, что непосредственно сказывается на коэффициенте подачи.
К переменным факторам, отрицательно влияющим на коэффициент подачи насоса и изменяющимся во времени, относятся:
1. Утечки в плунжерной паре насоса. В процессе работы ШГН происходит абразивный износ движущихся частей, особенно в паре плунжер-цилиндр. Этот износ напрямую зависит от нескольких факторов, включая степень износа самого насоса и наличие абразивных примесей в откачиваемой жидкости. Когда в жидкости присутствуют твердые частицы, такие как песок или мелкие породы, они могут усиливать износ плунжера и цилиндра, что приводит к увеличению зазора между ними. Увеличение зазора является критическим моментом, так как оно приводит к утечкам нефтяного флюида, что негативно сказывается на производительности насоса. Из-за утечек объем жидкости, который насос способен поднимать, снижается, что приводит к уменьшению коэффициента подачи. Это, в свою очередь, снижает эффективность работы всего оборудования и может увеличить частоту ремонтов и технического обслуживания. С течением времени такой износ может вызвать не только снижение производительности, но и серьезные повреждения компонентов насоса, что потребует более дорогостоящего ремонта или даже полной замены оборудования. Поэтому мониторинг состояния плунжера и цилиндра, а также регулярные проверки на наличие абразивных частиц в жидкости, являются ключевыми аспектами для обеспечения надежной работы насосного оборудования. Для минимизации абразивного износа важно применять специальные материалы и покрытия, способные противостоять абразивному воздействию. Кроме того, внедрение систем фильтрации, которые могут удалять абразивные частицы из откачиваемой жидкости, также может помочь значительно продлить срок службы насосов и повысить их общую эффективность.

2. Утечки в клапанах насоса. Утечки в клапанах штанговых насосов являются серьезной проблемой, которая может возникать по нескольким причинам. Медленный процесс открытия и закрытия, всасывающего и нагнетательного клапанов, а также деградация их поверхности в коррозионно-агрессивной среде приводят к образованию щелей, через которые нефтяная жидкость может обратно вытекать в забой скважины. Это явление значительно снижает коэффициент подачи насоса и, как следствие, его общую эффективность. Уменьшение производительности насоса может привести к увеличению времени работы, повышению затрат на энергию и возможным проблемам с эксплуатацией скважины. Чтобы минимизировать утечки, необходимо регулярно проверять состояние клапанов, проводить их ремонт или замену, а также рассматривать варианты применения более устойчивых к коррозии материалов.

3. Утечки через уплотнения в муфтовых соединениях НКТ. Эти соединения постоянно подвергаются переменным нагрузкам, которые возникают из-за динамического движения колонны штанг, изменений давления и температуры, а также вибраций, которые возникают в процессе работы насосов.
4. Влияние вредного пространства между нагнетательным и всасывающим клапанами при крайне нижнем положении плунжера.
5. Глубина погружения плунжера под динамический уровень жидкости в скважине.
Таким образом, исходя из всего выше сказанного, общий коэффициент подачи насоса будет определяться как произведение нескольких коэффициентов, учитывающих влияние различных факторов.
Коэффициент подачи насоса определяется следующей зависимостью [92, 93, 94, 95]: 
	
[image: image65.wmf]ус

нап

д

ут

пн

h

h

h

h

h

×

×

×

=

,
	(2.26)


где (ут – коэффициент, учитывающий величину утечек жидкости в скважинном насосе через плунжерную пару ((пл) и клапаны ((кл), а также в колонне НКТ ((нкт), (ут=0,7(0,85;

(д – коэффициент, учитывающий деформацию колонны штанг, (д=0,85(0,9;

(нап – коэффициент наполнения цилиндра штангового насоса с учетом влияния свободного газа и вредного пространства, (нап=0,75(0,8;
(ус – коэффициент, учитывающий усадку нефти, (ус=0,8(0,9.
Коэффициент, учитывающий величину утечек жидкости через плунжерную пару, определяется выражением:
	
[image: image66.wmf]Т

пл

Т

пл

Q

q

Q

-

=

h

,
	(2.27)


где QT – теоретическая подача насоса, м3/с;
qпл – величина утечек между плунжером и цилиндром, м3/с.

Коэффициент, учитывающий деформацию колонны штанг с учетом действия статических сил и сил инерции, будет определяться по следующей формуле:

	(д=(д ст+(д ин.
	(2.28)


Потеря хода плунжера относительно хода головки балансира СК характеризуется коэффициентом, учитывающим упругую деформацию колонны штанг от действия статических сил и выигрыш хода за счет инерционных сил, определяется по формуле:

	
[image: image67.wmf]12

2

2

10

225

1

1

)

(

1

n

L

f

f

S

Е

L

F

Р

Р

т

ш

A

тр

тр

ж

д

×

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

×

+

+

-

=

h

,

или

(д=1–(1+(2.
	(2.29)


где SA – длина хода головки балансира (сальникового штока), м;
Pж – вес столба жидкости над плунжером, Н;
Pтр – сила трения штанг о трубы, Н;
Fтр – сила трения плунжера о цилиндр, Н;
L – глубина спуска насоса, м;
n – число двойных ходов головки балансира, мин-1;
E – модуль упругости материала труб и штанг, Па;
fш – площадь сечения насосных штанг, м2;
fт – площадь сечения труб, м2.
Отказ насоса и его списание характеризует критерий предельного его состояния. Критерий предельного состояния, соответствующий списанию насоса, наступает при наличии механическо-коррозионных повреждений цилиндра и плунжера насоса; полное заклинивание плунжера (невозможность разборки); когда остаточная толщина азотированного (упрочненного) слоя цилиндра составляет менее 50 мкм (порядка 10%), т.е. восстановление цилиндра нецелесообразно [18, 20, 21, 22, 23].

Критерий предельного состояния насоса при эксплуатации определяется величиной зазора в паре плунжер-цилиндр. При увеличении зазора (δ) более 0,2 мм эксплуатация насоса становится не эффективной, т.к. утечки жидкости будут составлять более 25% [39, 96].

В соответствии с ГОСТ 31835-2012 по группам посадки штангового насоса существуют минимальные и максимальные значения зазоров в паре плунжер-цилиндр (таблица 1).
Таблица 2.1 – Группы посадок ШГН [39, 96]
	Группа посадки
	Минимальный зазор, мм
	Максимальный зазор с учетом допуска на изготовление цилиндра и плунжера, мм

	1
	0,0
	0,063

	2
	0,025
	0,088

	3
	0,050
	0,113

	4
	0,075
	0,138

	5
	0,100
	0,163


В процессе эксплуатационного износа элементов насоса значения номинального зазора изменяется относительно нарушения полей допусков и посадок. Изменение зазора связано с износом: первое, это результат абразивного изнашивания рабочих поверхностей цилиндра и плунжера; второе, при неэффективном перераспределении нагрузки при прогибе кинематических звеньев насоса.
Неэффективное перераспределение нагрузки при прогибе кинематических звеньев насоса происходит из-за увеличения сил сопротивления трению при изменении контактного давления на пятно контакта. Увеличение давления контакта на ограниченную площадь связано с возрастанием моментов изгиба и кручения при отклонении проектной траектории (Δλ) движения штанги и плунжера относительно оси симметрии цилиндра. Ранее исследователи не учитывали отклонение проектной траектории (Δλ) движения штанги при прочностном расчете на износ. Так же не учтена интенсивность изнашивания (J) при динамическом воздействии нагрузки на контактную площадь плунжера и цилиндра при увеличенном износе (i).
Поэтому при расчете моментов изгиба системы шток-плунжер-цилиндр необходимо учитывать прогиб штанги (f) при отклонении проектной траектории (Δλ) движения от оси симметрии цилиндра:
	
[image: image68.wmf]x

шт

x

I

E

d

M

f

×

×

=

10

2

,
	(2.30)


где Мх – момент изгиба по оси штанги, Н·м;
dшт – диаметр поперечного сечения штанги, м;

Ix – момент инерции поперечного сечения штанги, м4.

Условием предельных возможностей свойств материала исследуемой штанги при действии нагрузки в условиях сложного сопротивления будет ограничение по предельно допустимой величине прогиба f ≤ [f].

Указанные допустимые условия дополнительно имеют ограничения от конструктивных геометрических параметров цилиндра и НКТ. Физический смысл происходящих процессов при данном условии заключается в следующем:

· при нарушении указанного условия f ≤ [f] в предельных значениях геометрических параметров возникает контактно-механическое трение ограниченной площади звеньев, приводящее к интенсивному изнашиванию; 
· при нарушении условия f ≤ [f] за предельным значением геометрических параметров происходит превышение ударно-динамических нагрузок на проектную площадь сечения, что приводит к излому и обрыву штанги. 
Отклонение траектории движения штанги (ΔλΣ) от проектной оси движения для всей системы примет вид:

	
[image: image69.wmf]н

x

шт

x

I

E

d

M

d

l

+

×

×

=

D

S

10

2

,
	(2.31)


где δн – значение величины зазора, мм.
Таким образом, величина ΔλΣ позволяет произвести существенную корректировку расчета действующих моментов сил и контактного давления при отклонении проектной оси симметрии в результате фактического износа контактных поверхностей системы шток-плунжер-цилиндр.
В процессе работы насоса из-за эксплуатационного изнашивания контактирующих поверхностей через кольцевой зазор плунжерной пары возникают утечки перекачиваемой среды (q), которые для ламинарного режима истечения жидкости определяются формулой Гагена-Пуазейля (2.32) [95, 96]: 
	
[image: image70.wmf]3

12

d

m

p

l

p

d

q

пл

×

×

D

×

×

=

,
	(2.32)


где dпл – диаметр плунжера, м;
Δp – перепад давления на концах плунжера, Па;
δ – зазор между цилиндром и плунжером штангового насоса, м;

µ – динамическая вязкость жидкости, Па·с;
l – длина плунжера, м.

В нефтепромысловой практике используется следующая зависимость для определения утечек через зазор плунжерной пары, которая более полно отражает реальную ситуацию работы насосного оборудования, учитывая эксцентричность расположения плунжера в цилиндре и объем жидкости [95, 96, 97]:
	
[image: image71.wmf](

)

d

p

r

d

p

e

2

3

,

0

1

7

,

4

0

7

/

4

3

7

/

1

2

v

d

l

p

v

d

q

пл

пл

×

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

D

×

×

×

+

×

=

,
	(2.33)


где ε – относительный эксцентриситет, равный отношению абсолютного эксцентриситета к величине зазора плунжерной пары, в долях ед.;

v0 – средняя скорость плунжера насоса, м/с;

ν – кинематическая вязкость жидкости.
Как видно из формулы (2.33) величина утечки в плунжерной паре будет определяться и зависеть от величины зазора, и возрастать пропорционально увеличению зазора в третьей степени, что неразрывно связано с ее износом.
Для описания текущего значения зазора как функции времени, в работе [98] предложено равенство:

	
[image: image72.wmf](

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

m

S

l

t

S

А

пл

пл

ц

a

a

p

d

2

,
	(2.34)


где Aц – коэффициент пропорциональности, зависящий от условий эксплуатации, свойств материала цилиндра и плунжера;
n – число качаний в минуту, мин-1;
Sпл – длина хода плунжера, м;
t – время, с;
l – длина плунжера, м;
m=Aп/Aц – отношение коэффициента пропорциональности плунжера и цилиндра;
( – показатель, характеризующий темп износа цилиндра и плунжера соответственно.
Данное равенство не учитывает влияние прогиба штока на изменение величины износа при отклонении его траектории движения от оси симметрии под действием нагрузки. Так же, не отражена динамическая составляющая (ω0) частотных колебаний, влияющие на увеличение значений износа и формирование усталостных разрушений при вибрационно-ударных нагрузках:
	u(t)=A·sin(ω0·t+φ)
	(2.35)


где ω0 – собственная частота, с-1;

A0 – форма колебания, м;

t – время перемещения звена, мин.
Данное выражение (2.35) описывает колебание всех точек системы по синусоидальному закону. Анализируя приведённые выше зависимости, предложена усовершенствованная модель формирования фактического износа деталей (δt) как функции времени в системе плунжер-цилиндр с учетом нарушения кинематики движения в процессе эксплуатации нефтедобывающего насоса:

	
[image: image73.wmf](

)

.

sin

2

10

0

2

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

×

×

×

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

-

D

=

S

ц

п

пл

пл

ц

x

шт

x

t

А

А

S

l

t

A

t

S

n

А

I

E

d

M

a

a

j

w

l

d


	(2.36)


Следовательно, усовершенствованная математическая модель, описывающая процесс подачи насоса (Qф) при изменении зазора δt=f(i) в системе плунжер-цилиндр штангового насоса с учетом утечек (qt) и нарушения кинематики движения (ΔλΣ) в процессе эксплуатации при динамическом режиме работы примет следующий вид:

	[image: image377.png]



[image: image74.wmf],

1

)

(cos

4

1440

1

2

/

1

2

2

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

×

å

×

×

-

+

×

×

×

=

-

Т

t

n

i

АСПО

i

А

пл

ф

Q

q

f

E

L

G

sh

S

n

d

Q

l

q

b

m

p


[image: image75.wmf](

)

,

sin

2

10

0

2

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

×

×

×

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

-

D

=

S

ц

п

пл

пл

ц

x

шт

x

t

А

А

S

l

t

A

t

S

n

А

I

E

d

M

a

a

j

w

l

d



[image: image76.wmf](

)

,

2

3

,

0

1

7

,

4

0

7

/

4

3

7

/

1

2

t

пл

t

пл

t

v

d

l

p

v

d

q

d

p

r

d

p

e

×

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

D

×

×

×

+

×

=



[image: image77.wmf].

10

2

н

x

шт

x

I

E

d

M

d

l

+

×

×

=

D

S


	(2.37)


Система уравнений (2.37) показывает, что основополагающим и более значимым параметром, более полно описывающим процесс изнашивания элементов насоса, является величина эксплуатационного зазора между поверхностями трения, который является функцией линейного износа (i).

Алгоритм методики определения предельно допустимого износа можно представить следующим образом (рисунок 2.3).
Деградация поверхности трения при динамическом режиме работы приводит к нарушению кинематики движения системы штанга-плунжер, вызывая отклонение штока от проектной оси траектории движения, создавая маятниковый ход и ударные нагрузки. Такой процесс эксплуатации насоса ведет к неравномерному распределению сил трения и концентрации напряжений, что ускоряет механический и усталостный износы (изнашивание) упрочненного слоя поверхности детали, увеличению утечек через зазоры и как следствие снижает производительность насоса, которая характеризуется его подачей.

[image: image78.jpg]A=

Yommene wmaz u KT

EGy'gACHo'Ln[ 1 1 ]
i=1

+
E S S

ot amy | [P n?mﬁ TPEERTIO
2 3
Mdy, | [ pg M CF)-du, | 5
10E 1, 1061, "
| S— — |

M0\, (5
[Aﬂz— o ]+(t>—f(t))

N"2500cym

(Aorey )





Рисунок 2.3 – Алгоритм методики определения предельно допустимого износа

Как видно, из представленных зависимостей (2.37), производительность насоса и его ресурсная долговечность определяется длительностью процесса изнашивания и характеризуется величиной эксплуатационного зазора, который в свою очередь будет зависеть от нарушения заданной траектории движения, физико-механических свойств упрочненной внутренней поверхности цилиндра. 

Также долговечность насоса обусловлена процессом перемещения плунжера и динамикой распределения нагрузок по контактной поверхности систем плунжер-цилиндр и шар-седло, а также качеством фильтрации поднимаемой нефтяной жидкости.

2.3 Нагрузочные характеристики, действующие на систему цилиндр-плунжер для динамического режима работы скважины

Динамический режим работы подземного насосного оборудования представляет собой сложный процесс, состоящий из статических нагрузок и динамических составляющих – силы инерции (Fин) и вибрационные нагрузки (Fвибр). Во время работы станка-качалки при движении полированного штока вниз и вверх величина усилия на штанговую колонну, а, следовательно, и на плунжер насоса отличается на 30 – 50%. При перемещении колонны вниз система цилиндр-плунжер не совершает полезной работы и работает в холостую, при движении вверх насосом совершается полезная работа по подъему нефтяного флюида [99].
Необходимо исследовать динамические нагрузки, действующие на колонну штанг и плунжер при движении вниз и движении вверх, и их влияние на ход и работу системы плунжер-цилиндр, в процессе эксплуатации штанговой насосной установки (рисунок 1.12).

Плунжер и штанговая колонна жестко связана между собой. За один цикл работы направление движения штанговой колонны изменяется дважды. При движении штанговой колонны и плунжера вниз на них действуют силы сопротивления. В результате действия этих сил штанговая колонна изгибается и скручивается. Это приводит к дополнительному вращению плунжера насоса, а при движении вверх происходят те же явления, только в обратном направлении.

Согласно исследованиям Уразакова К.Р., Топольникова А.С., Исмагилова С.Ф. и других исследователей штанговая колонна осуществляет возвратно-поступательное движение. Это движение можно описать волновым уравнением продольно-упругих колебаний стержня c учетом распределенной удельной внешней нагрузки, действующей на штанги. Зависимость, которая описывает это движение получают из уравнения Ламе (1.3 – уравнение 2) [55, 100, 101]. При этом, движение точки подвеса колонны штанг и соответственно перемещение плунжера осуществляется по гармоническому закону (1.3 – уравнение 1), при этом в начальный момент времени полированный шток находится в нижнем положении.
Удельная внешняя сила (f), действующая на колонну штанг, складывается из силы тяжести насосных штанг в жидкости (fg), силы вязкого трения штанг о жидкость (fh) и силы граничного трения штанг о стенки НКТ (fb): f=fg+fh+fb.
Для решения уравнений принимаем следующие условия: первое, цилиндр насоса жестко закреплен в колоне насосно-компрессорных труб и второе, НКТ не испытывают сжатия и растяжения. К системе штанга-плунжер приложена переменная система сил, которую можно представить в следующем виде:
	[image: image378.png]



[image: image79.wmf],

)

,

(

127

65

,

1

4

1

cos

)

(

.

.

.

пл

пл

ж

пл

шт

пл

см

пл

д

ус

S

p

t

t

L

u

d

A

L

gS

S

p

t

G

-

¶

¶

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

+

=

d

n

j

r


        
[image: image80.wmf]g

t

u

A

f

t

u

S

d

d

P

g

f

тр

шт

шт

НКТ

шт

шт

см

шт

¶

¶

×

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

¶

¶

×

-

-

-

=

n

j

u

r

m

j

r

r

r

8

)

(

16

cos

)

(

.
	(2.38)


Уравнение (1) в системе (2.38) представляет собой результирующую переменную во времени силу G(t), действующую на плунжер. Эта сила приложена к нижнему концу штанговой колонны и действует на плунжер в течении всего цикла работы насоса. Слагаемые этого уравнения следующие:
· сила устьевого давления – Fус.д. (постоянная, действует на плунжер и всегда направлена вниз), Н:

	
[image: image81.wmf]пл

д

ус

д

ус

S

p

F

.

.

.

.

=

,
	(2.39)


где pус.д. – давление на устье, Па;
Sпл – площадь поперечного сечения плунжера, м2.

· сила тяжести газожидкостной смеси – Gсм (постоянная, действует на плунжер, направлена вниз), Н:

	
[image: image82.wmf]j

r

cos

шт

пл

см

см

L

gS

G

=

,
	(2.40)


где ρсм – средняя плотность газожидкостной смеси в колонне НКТ, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

( – угол наклона скважины к вертикали, в град;

Lшт – длина штанговой колонны без учета деформаций в жидкости под собственным весом, м.

· сила трения в плунжерной паре – Fтр.пл (переменная, действует на плунжер, направлена в сторону, противоположную движению плунжера), Н: 
	
[image: image83.wmf](

)

t

t

L

u

d

A

F

пл

пл

тр

¶

¶

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

,

127

65

,

1

4

1

.

d

n

,
	(2.41)


где A – амплитуда колебаний, м;

v – частота колебаний, с-1;

dпл – диаметр плунжера, м;

δ – зазор между плунжером и цилиндром, м. 

· сила давления жидкости в под плунжерном пространстве – Fж.пл (переменная, направлена вверх), Н:

	
[image: image84.wmf]пл

пл

ж

пл

ж

S

p

F

.

.

-

=

,
	(2.42)


где рж.пл. – давление в под плунжерном пространстве.
Уравнение (2) в системе (2.38) представляет собой результирующую силу, действующую на штанговую колонну. Слагаемые этого уравнения, следующие [55]:

· сила тяжести колонны насосных штанг в жидкости – Gшт, Н:
	
[image: image85.wmf]j

r

r

cos

)

(

шт

шт

см

шт

шт

L

gS

G

-

=

,
	(2.43)


где ρшт – плотность материала насосных штанг, кг/м3;

ρсм – средняя плотность газожидкостной смеси по длине колонны НКТ, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Sшт –  площадь поперечного сечения колонны штанг, м2;

Lшт – длина штанговой колонны без учета деформаций в жидкости под собственным весом, м;
( – угол наклона скважины к вертикали, в град.
Уравнение (2.43) согласно исследованиям Залялиева М.А., Уразакова К.Р. и других более точно можно представить в следующем виде [102, 103]:
	
[image: image86.wmf],

1

1

,

1

.

i

шт

N

i

i

сп

см

уст

шт

см

шт

шт

т

S

l

gH

P

g

F

å

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

=

=

r

r

r

r


	(2.44)


где ρшт – плотность материала насосных штанг, кг/м3; 

g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2;
ρсм – средняя по длине колонны НКТ плотность газожидкостной смеси, кг/м3;
Руст – устьевое давление;
li и Sшт i – длина и площадь поперечного сечения i-ой ступени штанг;

N – общее число ступеней.
· сила вязкого трения – Fμ (переменная, действует на штанги, направлена в сторону, противоположную направлению перемещения штанг), Н:

	
[image: image87.wmf]dx

t

u

d

d

P

F

L

шт

НКТ

ò

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

¶

¶

-

-

=

0

)

(

16

u

m

m

,
	(2.45)


где μ – коэффициент динамической вязкости жидкости, Па·с;

Р=π·dшт – периметр штанги, м;

dнкт – внутренний диаметр НКТ, м;

ʋ(х,t) – скорость газожидкостного потока в трубах, м/с.
· сила сухого трения – Ff (переменная, действует на штанги, направлена в сторону, противоположную направлению перемещения штанг), Н:

	
[image: image88.wmf]dx

t

u

gS

f

A

F

L

шт

шт

тр

f

ò

¶

¶

×

-

=

0

8

1

jr

n


	(2.46)


где fтр=0,3 – коэффициент трения штанг о трубы [86].
Инерционная нагрузка при ходе вниз определяется следующим выражением [104]:

	
[image: image89.wmf],

1

900

2

2

2

.

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

×

×

×

×

=

l

r

S

g

n

в

F

F

шт

шт

вниз

ин

p


	(2.47)


где Fшт – вес продукции, кН;

Е – модуль Юнга материала штанг и труб, Н/м2;

Нсп – глубина спуска насоса, м;

в – коэффициент плавучести штанг в нефтесодержащей жидкости; 

r – радиус кривошипа, м;

l – длина штанги, м.

S – ход полированного штока, м.

На эффективную длину перемещения плунжера в насосе влияет сила инерции. При движении колонны штанг вниз силы инерции совпадают с силой тяжести, что вызывает растяжение колонны. Это приводит к дополнительному пробегу плунжера в цилиндре, превышающему фактический ход полированного штока. Такое растяжение может увеличить износ плунжера и цилиндра, а также снизить герметичность клапанов, что в свою очередь влияет на производительность насоса. Для учета этих факторов необходимо проводить точные расчеты, чтобы оптимизировать работу оборудования и повысить его надежность. Дополнительный пробег плунжера в цилиндре можно определить следующей зависимостью [99]:
	
[image: image90.wmf],

1

900

2

2

2

2

сп

шт

шт

шт

В

H

l

r

S

g

f

E

n

в

F

е

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

×

×

×

×

×

×

×

=

p


	(2.48)


Нагрузка, от действия вибрационных сил определяется по формуле [102]:

	
[image: image91.wmf],

K

S

P

F

д

ж

вибр

l

m

×

=


	(2.49)


где Рж – нагрузка от веса столба жидкости над плунжером насоса, определяемая с учетом динамического уровня;
μд – коэффициент динамичности;

λ – величина совместной деформации труб и штанг (2.13), м;
К – коэффициент, определяемый из условия:

[image: image379.png]12

10

© © < ~

N ‘Tol 8 so1HOWad 08109hH1LOY

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

KoadbduumeHT nogauu, n,,




[image: image92.wmf]44

03

,

1

.

44

05

,

1

44

01

,

1

>

=

=

<

пл

пл

пл

d

если

d

если

K

d

если


Сила сопротивления в нагнетательном клапане определяется по формуле Степановой И.С. [103]:

	
[image: image93.wmf](

)

,

10

62

,

2

2

2

2

3

.

см

o

o

н

н

кл

тр

d

d

d

Snd

k

F

r

m

-

×

=

-


	(2.50)


где п – число качаний в минуту, мин-1;
S – длина хода, м;
k – число клапанов;
d0 – диаметр отверстия в седле клапана, м.
Исходя из всего выше сказанного, схему нагружения системы штанга-плунжер ШГН можно представить в виде, представленном на рисунке 2.4. 
Из всего многообразия сил, действующих на систему плунжер-цилиндр, именно сила трения имеет больший вес в общей системе сил. Учет всех сил трения, которые зависят от условий эксплуатации и вида трения (сухое, граничное, смешанное и жидкостное) является сложной триботехнической задачей.

Степень кривизны скважины, многозвенность штанговой колонны, агрессивная среда меняют кинематику движения структурных элементов насоса, создавая дополнительные силы сопротивления при трении контактных поверхностей. Неизбежный износ и налипание АСПО меняют геометрические формы деталей, а при действии нагрузки, происходит изменение технологической оси перемещения штока, т.е. изгиб и скручивание колонны штанг.

[image: image94.jpg]



Рисунок 2.4 – Схема сил, действующих на элементы насоса, при динамическом режиме работы

При действии той же нагрузки, но с измененным ее направления, сил тяжести оборудования происходит деформация и изгиб цилиндра в присадочной колонне, что продемонстрировано на рисунке 2.5,а, изменение положения плунжера в цилиндре и его перекосу – заклиниванию (2.5,б). А продолжающая действующая нагрузка от качалки приводит к увеличению сил сухого и гидравлического трения, их неравномерному распределению по поверхности изменяя траекторию движения системы, что приводит к обрыву.

При значительной вязкости (μ>0,03 Па·с) нефтяной жидкости силы жидкостного трения могут достигать 15÷20% от общей двойной амплитуды нагрузок [104, 105, 106]. Например, Чичеровым Л.Г. при проведении исследований в области триботехники, установлено, что сила трения штанг о НКТ для обычных условий эксплуатации достигает 2% от общего веса штанг и с увеличением вязкости добываемой среды может превышать 1 кН. Сила трения в паре плунжер-цилиндр намного выше и может составлять порядка 3 кН [106]. Эта сила будет зависеть, как видно из формулы (2.41), от диаметра плунжера, вязкости добываемой нефти, зазора между плунжером и цилиндром, амплитуды и частота колебаний системы, количества механических примесей.

[image: image95.jpg]w




Рисунок 2.5 – Расчетная схема для определения продольной силы трения между парой плунжер-цилиндр и выпрямляющего момента

Для скважин, имеющих искривленную траекторию движения, возможен изгиб штангового насоса, была установлена уточненная зависимость для определения силы трения, учитывающая радиус кривизны каждого участка скважины R [107]:
	
[image: image96.wmf]d

R

R

IE

D

F

R

тр

D

×

+

×

=

-

3

.

10

2

,

7

25000

,
	(2.51)


где D – диаметр насоса, м;

ΔI – разность моментов инерции сечения плунжера и цилиндра, м4;

Е – модуль Юнга, Па;

R – радиус кривизны участка скважины, м;

δ – зазор между плунжером и цилиндром, м.
Для определения полной силы трения, возникающей в плунжерной паре, необходимо учесть гидродинамическое трение, возникающее при течении жидкости в зазоре плунжерной пары [105]:

	
[image: image97.wmf](

)

,

ln

ln

4

2

2

2

.

.

÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

±

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

-

×

+

×

=

цл

пл

пл

пл

цл

пл

пл

цл

пл

пл

гид

тр

R

r

r

v

R

r

r

r

R

P

P

r

S

F

m



	(2.52)


где Sпл – площадью поверхности плунжера, м2;

rпл – наружный радиус плунжера, м;
Rцл – внутренний радиус цилиндра, м;
Р – перепад давления жидкости на плунжере;
μ – динамическая вязкость жидкости, Па·с;
vпл – скорость движения плунжера, м/с.
Применив формулы (2.51 и 2.52) для определения сил трения, возникающих в плунжерной паре, результирующую переменную во времени силу G'(t), действующую на плунжер (уравнение 1 в зависимости (2.38)) можно записать в следующем виде:
	
[image: image98.wmf].

.

.

.

.

.

3

10

2

,

7

)

,

(

127

65

,

1

4

1

cos

)

(

гидр

тр

пл

пл

ж

пл

шт

пл

см

пл

д

ус

F

R

R

IE

S

p

t

t

L

u

d

A

L

gS

S

p

t

G

+

D

-

×

+

+

-

¶

¶

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

+

=

¢

d

d

n

j

r


	(2.53)


Представленное уравнение (2.53) позволяет моделировать осложнения в работе штанговой насосной установки. В работе исследованы два вида неисправностей в работе штангового насоса, а именно при утечках во всасывающем клапане и изменении величины зазора в системе плунжер-цилиндр. 
Для выполнения исследования был взят штанговый вставной насос механического крепления с верхним расположением замковой опоры – 73-НВ1Б-44-12-18. Основные характеристики насоса представлены в таблице 2.2 [39], характеристики СК представлены в таблице 2.3 [108], физико-механические и физико-химический характеристики нефти месторождения Узень (таблица 2.4) [109].
Таблица 2.2 – Характеристики насоса НВ1Б-44

	Характеристика насоса
	Шифр 

насоса
	Условный размер
	Диаметр плунжера, мм
	Рабочий ход плунжера, мм
	Длина 
плунжера, мм
	Диаметр цилиндра, мм
	Длина 
цилиндра, мм
	Зазор по 2 группе 
посадок, мм
	Напор, м
	Диаметр НКТ, мм

	Вставной с механическим креплением и верхним расположением замковой опоры (якоря)
	73-НВ1Б-

44-18-12-

2-И


	44
	44,350-0,013 –

 44,450-0,013
	1800
	1200
	44,45+0,05
	3900
	0,025 –

0,088
	2000 
	73

	И — износостойкие насосы, содержание механических примесей — более 1,3 г/л;
Глубина спуска насоса L – 1600 м;

Колонна насосных штанг двухступенчатая: 

· для верхней ступени: диаметр штанги dшт1=22 мм и длина составляет 41%, или lшт1= 656 м;

· для нижней ступени: диаметр штанги dшт2=19 мм и длина составляет 59%, или lшт2= 944 м.


Таблица 2.3 – Характеристика станка-качалки 

	Шифр 

Станка-качалки
	Показатели

	
	Номинальная нагрузка (на устьевом штоке), кН
	Номинальная длина хода устьевого штока, м
	Число качаний балансира в минуту при 1500 об/мин
	Дебит, 
м3/сут

	СКД8-3,5-5600
	80
	3,5

 (действительная 1,5)
	15
	30


Таблица 2.4 – Физико-механические и физико-химический характеристики нефти месторождения Узень
	Свойства нефти
	Обозначение
	Ед. измерения
	Значения

	Плотность
	ρж
	кг/м3
	859

	Кинематическая вязкость при 20°С
	ν
	м2/с
	65,18·10-4 

	Динамическая вязкость при 50(С
	μ
	мПа·с
	39,4

	Температура застывания
	t
	(С
	+ 40

	Массовая доля воды
	ɷводы
	%
	до 1 

	Обводнённость 
	
	%
	83

	Концентрация хлористых солей
	Сm
	мг/л
	50-300 

	Массовая доля мех. примесей, 
	ɷмех.пр
	%
	0,05 

	Массовая доля серы
	ɷS
	%
	0,18 

	Массовая доля парафина
	ɷпар
	%
	20,7 

	Массовая доля смол селикагелевых
	ɷсмол
	%
	16,6 

	Массовая доля асфальтенов
	ɷасф
	%
	2,88 

	Газосодержание в нефти
	Г0
	м3/м3
	111,89

	Термобарические условия:

	Температура пласта
	tпл
	°С
	82,09

	Пластовое давление
	pпл
	МПа
	22,75/14,04

	Давление насыщения нефти газом
	Pнас
	МПа
	5,2 до 14,87

	Средняя глубина залегания продуктивных горизонтов
	Hзал
	м
	1464.4


По результатам моделирования построен график зависимости перемещения плунжера и действующей на него суммарной силы от времени (рисунок 2.6) и динамограмма при заклинивании плунжера в цилиндре, которое моделировалось изменением величины зазора в плунжерной паре δt (рисунок 2.7).
[image: image99.jpg]Ho “exehdien

w snHamawadayy




Рисунок 2.6 – Зависимость перемещения плунжера от действующих на него нагрузок в каждый момент времени
Используя методику построения устьевой динамограммы проведено математическое моделирование (рисунок 2.7) условий работы плунжера при утечках в клапанной паре и изменениях величины зазора в системе плунжер-цилиндр. Анализ показывает, что из-за утечек в клапанной паре давление в под плунжерном пространстве снижается не так быстро, что приводит к увеличению нагрузки на плунжерную пару. 

[image: image100]
Рисунок 2.7 – Динамограмма: 1 – теоретическая (без осложнений), 2 – при утечках во всасывающем клапане, 3 – изменение величины зазора в системе плунжер-цилиндр
При уменьшении зазора в паре цилиндр-плунжер резко возрастает сила трения между плунжером и цилиндром. В связи с этим, движение плунжера в цилиндре будет не равномерным, которое будет характеризоваться процессами замедления и ускорения. Это на динамограмме изображается в виде резкого скачка нагрузки в середине движения плунжера вверх и аналогичного возрастания усилий, действующих на плунжер и как следствие на полированный шток, в середине хода движения плунжера вниз. Следовательно, в разные интервалы времени при одинаковой по величине нагрузки детали насоса в определенном положении имеют разные критические значения интенсивности изнашивания.

При скачкообразном увеличении нагрузки происходит интенсивный процесс изнашивания системы цилиндр-плунжер и клапанной пары. Именно в этот момент наиболее вероятен отказ. Таким образом, исследованная динамика перемещения плунжера в синхронной работе клапана показала, что от герметичности и своевременности загрытия клапана зависит подача и эффективность работы насоса. 
Выводы по второй главе 
Для реализации технологических решений по повышению ресурсной долговечности штангового насоса, обоснованы критерии отказов (δt>0,2 мм, qt>0,5Qф м3/сут), снижающие эффективность его работы при воздействии динамических сил сопротивления на изнашиваемые элементы системы плунжер-цилиндр. 
Усовершенствована математическая модель производительности насоса (Qф) и его ресурсной долговечности при изменении величины предельно-допустимого зазора δt=f(i) в системе плунжер-цилиндр штангового насоса и утечек (qt) из-за нарушения кинематики движения (ΔλΣ) от динамических нагрузок, физико-механических свойств упрочненной внутренней поверхности цилиндра, что позволяет произвести существенную корректировку расчета действующих моментов сил и контактного давления при отклонении проектной оси симметрии в результате фактического износа контактных поверхностей системы шток-плунжер-цилиндр.
Долговечность насоса обусловлена процессом перемещения плунжера и динамикой распределения нагрузок по контактной поверхности систем плунжер-цилиндр и шар-седло, а также качеством фильтрации поднимаемой нефтяной жидкости.

3 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛАПАННОГО УЗЛА И РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТИ

3.1 Исследование проблемы разгерметизации клапана насоса в системе шар-седло
Технической и эксплуатационной значимости клапанного механизма уделяют недостаточное внимание. Работая под большими знакопеременными нагрузками и давлением жидкости, клапанный механизм (рисунок 3.1) формирует объем столба всасываемой нефти и объем утечек между сопряженными элементами. Элементы конструкции насоса исследуются как единая система шар-седло. В процессе работы насоса из-за разности давлений нефти на входе и выходе, а также из-за скорости посадки запорного элемента действуют ударные нагрузки, деформируя посадочные поверхности седла клапана и формируют износ, искажая проектную его геометрию. К системе шар-седло предъявляют жесткие требования к надежности и долговечности, так как клапанный узел работает в экстремальных условиях (рисунок 3.2): присутствие в добываемой нефти механических примесей и асфальтосмолопарафиновых отложений в пределах 439 г/л создают дополнительные силы сопротивления скольжения сопрягаемых поверхностей, придавая сингулярность процесса изнашивания. Механические примеси, в составе которых кварцевый песок, изнашивают поверхность увеличивая зазор, а присутствие АСПО способствует нарастанию слоев, прессованию и коксованию отложений, уменьшая номинальный диаметр и технологический зазор δ. Частицы кварцевого песка, присутствующие в добываемой жидкости, достаточно твердые. По шкале Мооса твердость кварцевого песка соответствуют 7 степени из 10. Это соответствует твердости 60-70 HRC единиц по шкале Роквелла [110]. Механические примеси перемещаются во время эксплуатации насосного оборудования и разрушают упрочненную поверхность. Это приводит к быстрому износу клапанного узла, и как следствие, к уменьшению межремонтного периода и в последствии к отказу ШГН [26, 27, 31, 44, 111]. Долов Т.Р., Ивановский В.Н. и другие исследователи на основании математической модели и стендовых испытаний доказали, что соотношение твердости шара и седла клапана должно находиться в пределах 1,01–1,05 [112]. Таким образом, все предшествующие исследователи рассматривают в приоритете значение твердости поверхностей шар-седло, что не в полной мере описывает эффективность процесса открытия и закрытия клапана. В силу особенности конфигурации поверхности шара и седла при исследовании изнашивания к сопрягаемым поверхностям следует относить часть кромки (малой площади) седла с условным меридианом контактируемой поверхности шара. Следовательно, при изменении давления и скорости посадки запорного элемента, циклически действующие нагрузки приходятся на малую площадь седла и контактные точки условного меридиана шарика. В силу малой площади контакта, какова бы не была высокая твердость поверхности происходит приложение больших сил на малую единицу контактной площади в минуту времени [113]. 
[image: image101.jpg]



Рисунок 3.1 – Клапанный узел

Согласно ГОСТ 31835-2012 клапанная пара шар-седло насоса изготавливается в двух исполнениях, в зависимости от конструкции седла клапана (рисунок 3.2): с цилиндрическим седлом (клапан К) и цилиндрическим седлом с буртом (клапан КБ) [39].
[image: image102.png]



                                                а)                             б)
1 – шар; 2 – седло; а) – клапан К; б) – клапан с буртом КБ 

Рисунок 3.2 – Клапанная пара шар-седло 
Соотношение диаметра отверстия седла dотв к диаметру шарика dш определено стандартом, играет важную роль в оптимизации работы клапанного узла. Оптимальное значение этого коэффициента, равное 0,865, обеспечивает эффективное взаимодействие между седлом и шаром [39].

Основные материалы, которые используются для изготовления клапанной пары являются: для шара – Сталь 95Х18Ш (высокоуглеродистая нержавеющая с твердостью 65 HRC) и для седла – 30X13 и 95X18 (нержавеющие стали с твердостью 45 HRC). Выбор конструкционных материалов для клапанных пар значительно расширился. Используются твердые сплавы, такие как карбид вольфрама, карбид титана и кобальтовые сплавы, которые обеспечивают высокую износостойкость. Также применяются стеллиты – сплавы кобальта, никеля и хрома, а металлокерамика и другие современные материалы улучшают характеристики и надежность клапанов. Эти новшества помогают снизить утечки и продлить срок службы насосов [39, 114, 115].

К основным факторам, влияющим на эффективность и работоспособность клапанного узла СШНУ, относятся [112, 116, 117]:

· коррозионность добываемой среды;

· абразивность среды из-за присутствия песка и других механических примесей;

· деформация шара из-за циклически повторяющихся многочисленных ударов при его посадке в седло клапанной пары;

· выкрашивание седла из-за трения и ударных нагрузок шара о седло.

Перекачиваемая жидкость содержит в себе примеси и соединения, такие как парафин, смолы, песок. Проходя через каналы насоса эти примеси налипают на поверхности клапанного узла. Повышенная их концентрация образует песчано-парафиновые пробки, подвергая клапанную пару абразивному изнашиванию. Малые проходные сечения в клапанах приводят к высоким гидравлическим сопротивлениям. Это может вызывать частые обрывы и зависания штанг, заклинивание плунжера, а также снижение КПД насоса и его выход из строя. Таким образом, клапанный узел штангового насоса требует особого внимания. Затраты по спускоподъемным операциям превышают стоимость насоса и увеличивают финансовые потери от не добытой нефти в период простоев скважины. 
В процессе длительной эксплуатации между шаром и седлом попадают абразивные частицы, а из-за циклически повторяющихся ударов шара по седлу происходит наклеп и образование микрозазоров, что приводит к разгерметизации посадочного места шара [118]. Продолжительность его работы напрямую зависят от формы седла и уплотнительные элементы клапана. Установлено [112, 118], что все контактирующие в процессе работы поверхности любого вида приобретают сферическую форму с радиусом, равным радиусу шара.
Наиболее эффективный метод повышения ресурса – это снижение поступления механических примесей из пласта в штанговый насос.
Один из наиболее эффективных способов увеличения срока службы ШГН является повышение их износостойкости, позволяющий сохранить номинальный зазор клапанной пары шар-седло и тем самым снизить интенсивность утечек в процессе эксплуатации насоса. В принятой практике, повышение износостойкости трущихся деталей насосов достигается путем использования высокопрочных сплавов, однако их применение зачастую экономически нецелесообразно.
Процесс притирки шара и увеличение поверхности контакта между шаром и седлом обеспечивает долговечность эксплуатации шариковых клапанов.
Критерии, которым должен соответствовать клапан [112]:

· масса шара должна быть меньше массы седла; такое соотношение достигается снижением веса шара или уменьшением его диаметра;

· минимизация проходного сечения клапана для уменьшения сопротивления потоку;

· прочностные характеристики седла должны превышать аналогичные параметры шара для предотвращения смятия седла от действия циклических ударов шара;

· показатель твердости шара должен быть выше твердости седла для сохранения шаром первоначальной формы и состояния.

Работоспособность конструкции клапанного узла ниже, чем у других конструкций, так как контактная поверхность касания происходит по условному линейному меридиану, что хорошо иллюстрируется на рисунке 3.3, приведенном в работе [116].

[image: image103.png]



                              а)                                 б)                                  в)

1 – шар; 2 – седло; 3 – кольцо из твердого сплава; 
а) – К или КИ; б) – КБ; в) – КИ
Рисунок 3.3 – Клапанная пара шар-седло
Сфера, вписанная в конус, формирует по линии касания условный меридиан. При линейной герметизации любое несовпадение с проектируемыми геометрическими формами может вызвать зазоры между контактирующими элементами. Эти зазоры способствуют утечкам откачиваемой пластовой жидкости [116].
[image: image104.png]



Рисунок 3.4 – Поле контакта элементов клапанной пары шар-седло
Следовательно, основным направлением снижения эксплуатационных затрат является определение и поиск нетрадиционных путей снижения износа клапанного узла и как следствие уменьшение утечек в подземной части насосного оборудования [86, 119, 120, 121].
Важным фактором повышения долговечности клапанного узла в процессе эксплуатации будут является не столько механические свойства шара, сколько его кинематические особенности (момент, силы, масса и скорость, перекрытие зазора). Таким образом, сделано теоретическое предположение о том, что для обеспечения высокой долговечности клапанного механизма необходимо в условиях малых площадей контакта обеспечить равномерное перераспределение циклически изменяющейся ударной нагрузки в единицу времени закрытия клапана. Научно-техническую задачу предлагается решить путем создания упругого эффекта закрытия клапана за счет применения материалов, обладающих демпфирующими свойствами.

3.2 Научно-технические достижения по обеспечению работоспособности клапанного узла
Проблемы повышения работоспособности ШГН решались и продолжают решаться в настоящее время, как отечественными, так и за рубежными учеными, такими как Вирновский А.С., Ивановский В.Н., Долов Т.Р., Галимуллин М.Л. Агамирзоев Д.И., Адонин А.Н., Александров П.О., Бахтизин Р.Н., Воскобойников А.А., Залятов М.М., Исмагилов Ф.Г., Ишмурзин А.А., Ишмухаметов Б.Х., Коршунов В.Н., Латыпов Б.М., Машков В.А., Минликаев В.З., Уразаков К.Р., John F. Mabry, Neil Robert Hall, Nielsen Jr William D. и другие.
Рыжов Е.В. и Рыжов М.Е. установили, что проблемы клапанной пары связаны с недостаточной герметичностью клапанного узла (порядка 60%). Как известно, в 77% случаев отказ насоса связан с седлом клапанной пары, что вызвано износом клапана из-за образования сколов, язв, выровов и микротрещин. Исследования, проведенные Рыжовым Е.В. и Рыжовым М.Е., показали, что нанесение износостойкого покрытия типа «наноалмазный хром» на наиболее подверженные износу элементы конструкции нефтедобывающего насоса значительно повысит их устойчивость к агрессивным средам и абразивному изнашиванию [122].
Султановым Б.З. и Галимуллиным М.Л. (Патент РФ RU 2 252 355 C2, Бюлл. № 14, опубл. 20.05.2005г.) предложена «конструкция пробкового клапана скважинного плунжерного насоса повышенной надежности» (рисунок 3.5). Снижение динамических нагрузок, действующих на систему седло-шар клапанной пары, происходит за счет свойства демпфирования при повторяющейся посадке запорного элемента на седло клапана. Исследования показали, что нагрузка в конструкции пробкового клапана может быть снижена на 40–50% по сравнению с посадочной нагрузкой шаровых запорных элементов [65, 123].
[image: image105.png]T\ el 9

A~





А – сливной клапан, 1 – корпус, 2 – упорный переводник, 3 – седло,

4 – затвор, 5 – направляющая втулка, 6 – эластичное полиуретановое герметизирующее кольцо, 7 – подвижная втулка с кольцевым хвостовиком,

8 – уплотнительное резиновое кольцо, 9 – заглушка

Рисунок 3.5 – Клапан скважинного плунжерного насоса 

Глубинный штанговый насос, разработанный Ибрагимовым Н.Г., Залятовым М.Ш. и др. (Патент РФ RU 2233995 C1, опубл. 10.08.2004г.), имеет особенности в конструкции, которая состоит из цилиндра со всасывающим клапаном и плунжер с нагнетательным клапаном. В корпусе нагнетательного клапана находится стержневидный толкатель, который в пределах рабочего хода шара совершает осевое возвратно-поступательное движение. Нижний ограничительный буртик толкателя взаимодействует с шаром в пределах этого хода (рисунок 3.6). Недостаток данной конструкции состоит в том, что существует возможность зависания клапанных пар при добыче высоковязкой нефти или при большом зенитном угле в интервале спуска насоса. Это обстоятельство может нарушить работоспособность установки [124].
[image: image106.png]A -
“““ ——

AN TSR NN
I

LT
DI

vy

N
=S¥ ~




11 – шар клапана, 12 – седло клапана, 13 – держатель седла,

14 – стержневидный толкатель, 15 – ограничительный буртик 

Рисунок 3.6 – Глубинный штанговый насос
Арзуманов С.В. (Патент РФ RU 175380 U1, Бюлл. № 34, опубл. 01.12.2017г.) предложил в штанговом глубинном насосе заменить всасывающий клапан на пружинный обратный тарельчатый клапан. Конструкция клапана включает в себя корпус, седло, тарелку, шток и пружину. Корпус клапана крепится к колонне НКТ, в которой находится штанговый глубинный насос, с помощью муфтового соединения (рисунок 3.7) [125].

[image: image107.png]/r—\

/ |
I\ ,\\
5/ 2 \ulels
3 a 5

6
| =




       [image: image108.png]/r—\

/ |
I\ ,\\
5/ 2 \ulels
3 a 5

6
| =





6 – пружинный обратный тарельчатый клапан, 9 – пружина, 10 – шток,

11 – тарелка, 12 – седло, 13 – корпус

Рисунок 3.7 – Штанговый глубинный насос 

Конструкция скважинного штангового глубинного насоса, предложенная Степановым Н.В. и Ефимовым А.А (Патент RU 96617 U1, Бюлл. 22, 10.08.2010г.), содержит верхний и нижний управляемые подпружиненные шариковые клапаны (рисунок 3.8). 
[image: image109.png]_..@





1 – неподвижный цилиндр; 2 – цилиндр; 3 – замковая опора;
4 и 6 – плунжеры; 5 и 7 – подпружиненные шариковые клапаны 
Рисунок 3.8 – Скважинный штанговый насос
Эта конструкция сочетает два типа насосов: верхняя часть выполнена по типу вставного насоса с замковой опорой, а нижняя часть копирует элементы конструкции не вставного насоса. Управляемые клапаны, благодаря пружинам, позволяют минимизировать гидродинамические потери при их закрытии. Однако к недостаткам данной конструкции можно отнести следующие моменты: во-первых, использование пружин, которые могут заклинивать из-за накопления отложений АСПО и механических примесей; во-вторых, снижает полезный объем управляемых клапанов из-за наличия дополнительных конструктивных элементов [126].
Развитие технологий производства современных магнитов позволило интегрировать их в конструкцию клапанного узла. Это инженерное решение представлено Насретдиновым М.Р. в патенте «Самоустанавливающийся магнитный клапан штангового глубинного насоса» (Патент РФ RU185543 U1, опубл. 10.12.2018г.). В корпусе предложенного узла размещена пара, состоящая из шара, который контактирует с металлическим седлом. Под седлом устанавливается магнитное кольцо, размеры которого аналогичны седлу (рисунок 3.9) [127].

[image: image110.png]ow ©

0000
| 0o00O0
0000

s<%





3 – корпус, 4 – шарик, 5 – седло, 6 – магнитное кольцо

Рисунок 3.9 – Самоустанавливающийся магнитный клапан ШГН 

Анализ конструкций известных клапанных пар позволяет выделить следующие недостатки: увеличение стоимости насосной установки из-за включения в конструкцию дополнительных элементов, такие как пружинный механизм, и снижение надежности оборудования из-за увеличения числа деталей, особенно малоразмерных.

Для решения проблем износа клапана и увеличения межремонтного периода предлагается применение керамического защитного покрытия на поверхность седла. Это покрытие должно обладать высокой твердостью и инертными свойствами, что существенно увеличит износостойкость и долговечность. А для покрытия запорного устройства рекомендуется использовать материал из группы органических синтетических полимеров. Такие полимеры характеризуются высокой прочностью и износостойкостью, а также сохраняют эластичность при высоких температурах (до 250-300°C) и обладают устойчивостью к воздействию различных химических реагентов. Это должно позволить значительно повысить эксплуатационные характеристики клапанных пар и снизить частоту их ремонтов [128, 129]. Для напыления керамического порошка применимы технологии плазменного или лазерного напыления, а для нанесения синтетических полимерных материалов на поверхность запорного элемента клапанной пары может быть применена технология инжекционного формования.

Для упрочнения рабочей поверхности седла предлагается использовать керамическое покрытие на основе диоксида циркония (ZrO₂). Среди керамических материалов этот материал обладает широким спектром высоких показателей механических свойств, таких как сохранение прочности в широком диапазоне температур, высокая коррозионная стойкость, низкая теплопроводность, антифрикционные свойства, трещиностойкость и инертность к продуктам нефтедобычи [130, 131].

Для нанесения диоксида циркония на металлические детали в настоящее время наиболее эффективной является технология напыления с применением мощных источников лазерного излучения. Лазерная технология позволяет на небольших участках поверхности в ультракороткие сроки достигать высоких температур (более 3000ºC). Этого достаточно для расплава находящегося в наноструктурном состоянии диоксида циркония с температурой плавления Tпл = 2715ºC [130, 131]. Также диоксид циркония можно использовать в качестве наполнителя синтетических полимерных материалов.
Стендовые испытания позволят оценить возможность применения керамических материалов на основе диоксида циркония для упрочнения рабочей поверхности седла клапанной пары, а также использование синтетического полимерного материала для покрытия внешней поверхности запорного устройства. Обоснованный выбор синтетического материала, нанесенного на шар клапана, позволит решить задачу демпфирования и увеличения ширины контактного пояса условного меридиана шарика для эффективного перераспределения ударной нагрузки.
3.3 Разработка конструктивно-технологического задания по изготовлению шарикового клапана
В диссертационной работе экспериментальная разработка проводилась на наиболее востребованном виде клапанов с диаметром шара 50 мм (рисунок 3.10), предоставленные партнерами АО «Мангыстамунайгаз».
Анализ дефектных актов и ремонтных работ показывает, что АО «Мангыстаумунайгаз» использует седла с твердостью, меньшей, чем у шара. Основной износ наблюдается на седле клапана, где более твердый шар создает кольцевое пятно, которое постепенно увеличивается за счет углубления. Седло клапана изготавливается из стали 40Х (ГОСТ 4543-71) с нормализацией до 45÷53 HRC. Запорный шар, выполняется из высокопрочной специализированной стали типа ШХ15 (ГОСТ 801-78) с твердостью 60÷65 HRC. Такой подход позволяет сохранить форму и продлить срок службы шара, так как процесс его производства занимает значительно больше времени, чем седла. Даже при значительно большей цене стали ШХ15 это решение в долгосрочной перспективе себя оправдывает.
[image: image111.jpg]



Рисунок 3.10 – Клапанный узел ШГН

Из полученных данных для проведения эксперимента приняты следующие ограничения:

1 необходимо сохранить форму седла и форму запорного элемента;
2 материал и механические свойства седла должны остаться без изменений;
3 провести экспериментальные исследования с шаром, обеспечив демпферное свойство, перераспределение ударных нагрузок и снизить стоимость при заданной долговечности;
4 обоснованно выбрать материал устойчивый к агрессивной среде пласта нефтяной жидкости;
5 разработать технологию, повышающую ресурс работы клапанного механизма;
6 конструктивно-технологическим методом снизить износ седла клапана путем демпфирования запорного элемента при посадке на седло.
Для исследования наиболее эффективного варианта конструктивного решения изготовлены следующие образцы:

· шар, изготовленный из композиционной резиновой смеси (рисунок 3.11, а);

· шар, изготовленный путем гуммирования композиционной резиновой смесью металлической арматуры (рисунок 3.11, б);

· шар, изготовленный из полиуретана (рисунок 3.12, а);

· шар, изготовленный путем гуммирования полиуретаном металлической арматуры (рисунок 3.12, б).

Для выполнения поставленных целей, необходимо выбрать марки материалов для изготовления клапанной пары шар-седло.

Резиновая смесь – это материал, в основе которого лежит каучук, подвергнутый вулканизации. Для её изготовления могут применяться различные компоненты, такие как наполнители, пластификаторы, стабилизаторы и вулканизаторы, которые придают смеси необходимые физико-химические свойства.

Резиновые смеси обладают рядом преимуществ по сравнению с необработанным сырьем (резиной), такими как высокая прочность, устойчивость к агрессивным средам, хорошие термостойкие и пластичные свойства, а также способность возвращаться в исходное состояние после деформации. Эти смеси находят широкое применение в различных отраслях промышленности.

Резиновые смеси классифицируются по своим характеристикам, включая смеси с повышенной износостойкостью, маслостойкие, для работы с водой и воздухом, а также смеси с твердостью 44÷61 HRC и рабочим температурным интервалом от –10 до +100°C.
[image: image112.jpg]KRS,
fSRRRRRHIIKS
[RRIRLRKS

[0 RHILRRILIRRRK
RRRRRRIRARIIIK
105 ZRRRRS
KISZHXKS

N

S

(pepa #50+1

X
So%e

KRR R RLIRPCIKHK KK
090%0%0%6%6%6%6 %% %% %

S00RRRIBIRRIIIS

%5
XXX
900059 %

V%
2
RS

togegesesetetiotiesetototote
RORRIILRALRIILRS

<

PesurHobas creck

0

X
b

LKL



      [image: image113.jpg](pepa #35*

Cma/bHag apramiypa

PesuHobas creck

<

o 2
SXXX KR Copepa #50+1

Qi3S

NIRRT

etelolesele




а)                                   б)

а) – шар из композиционной резиновой смеси; б) – металлический шар, гуммированный композиционной резиновой смесью

Рисунок 3.11 – Виды шара клапанной пары

[image: image114.jpg]IR

B SIS
R RIRAEISIAILLIRLLRS
LIRS
S as eSS osetatotetetetetedt

7

(pepa #50+
[onuypemar




        [image: image115.jpg](pepa #35*

LimansHas apramypa

[Tonuypemar

(pepa #50+1




          а)


         б)

а) – шар из полиуретана, б) – металлический шар, гуммированный полиуретаном

Рисунок 3.12 – Виды шара клапанной пары

При выборе материала для изготовления новой конструкции запирающего элемента учитывались следующие параметры: свойства перекачиваемой жидкости и условия работы насосной установки. На ТОО «ВФ «Поиск» при производстве демпфирующих элементов запорного шара использовали 2 марки резиновой смеси – ИРП 1293 ТУ 38-305152-04 и 7В-14МА ТУ 38-105-1082-86. Характеристики выбранных резиновых смесей приведены в таблице 3.1 [132, 133].

Другим материалом для изготовления шара клапанного узла может использовать полиуретан.
Таблица 3.1 – Характеристики резиновых смесей

	Характеристики резиновых смесей
	Смесь резиновая

	
	ИРП 1293 

ТУ 38-305152-04
	7В-14МА 

ТУ 38-105-1082-86 

	Температурный интервал эксплуатации, °С
	-20…+100
	-40…+100

	Группа резиновой смеси
	III
	III

	Степень жесткости
	повышенная
	повышенная

	Твердость по Шору «А» HSD
	65-92
	60-90

	Твердость HRC
	47-62
	44-61

	Назначение
	Для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с маслами и топливами повышенной маслобензостойкости.


Полиуретаны обладают уникальной способностью изменять свою структуру и свойства в широких пределах. За счет смешивания компонентов, полиуретаны приобретают разнообразные качества благодаря выбору исходных веществ. В результате можно создавать разнообразные материалы, включая синтетические волокна, твердые и мягкие эластомеры, жесткие и эластичные пеноматериалы, а также термореактивные покрытия и пластические массы. Эти материалы имеют разные коэффициенты изнашивания, выдерживают перепады температуры от -60 до +80°С и растяжение до 500%. Гибкость в создании определенных свойств делает полиуретаны востребованными в различных отраслях промышленности. Полиуретан, как эластомер, демонстрирует выдающиеся способности в сохранении геометрии. Даже после снятия деформационных нагрузок он многократно возвращается к своему первоначальному состоянию, что превосходит характеристики резины, являющейся его основным конкурентом. Благодаря этой уникальной способности полиуретан обладает высокой износоустойчивостью, что делает его идеальным выбором для различных промышленных приложений.
Самой известной маркой полиуретана является ПУ СКУ-ПФЛ-100 [134, 135], таблица 3.2.
Таблица 3.2 – Характеристики полиуретана марки ПУ СКУ-ПФЛ-100
	Физико-механические свойства
	Значения

	Температурный интервал эксплуатации, °С
	-60…+80

	Предел прочности при растяжении, МПа

	38-50

	Относительное удлинение при разрыве, %
	350-380

	Твердость Шор «А»
	92-98

	Твердость HRC
	62-66

	Сопротивление раздиру, Н/мм
	80-100

	Относительная остаточная деформация после разрыва (не более), МПА
	10


Таким образом, для обеспечения заданных свойств (кинематических и физико-механических) запорный элемент должен быть изготовлен из нескольких видов материалов. Оптимальные физико-механические свойства для изготовления запорного элемента обеспечивает композитная резиновая смесь 7В-14МА, т.к. после процесса вулканизации смесь имеет более низкие рабочие температуры и фактически меньшую твердость, чем смесь ИРП 1293. Для изготовления сердечника запорного элемента выбрана Сталь 20 ГОСТ 2590-88. Выбор данной конструкционной стали обусловлен следующими фактами, во-первых, твердость поверхности сердечника для данной конструкции клапана имеет второстепенное значение, и во-вторых, эта сталь имеет более низкую стоимость, чем легированные стали. Материал для изготовления заготовок из резины предоставлен ТОО «ВФ «Поиск» г. Петропавловск, материал для изготовления заготовок из полиуретана предоставлен ООО «УПТО и КО-Буровое оборудование» (г. Тюмень, РФ).
3.4 Разработка технологии изготовления комбинированного запорного элемента клапанного узла штангового глубинного насоса с применением синтетических полимерных материалов
Изготовление запорного элемента клапанного узла осуществлялось в двух вариантах: первый – из композиционной резиновой смеси, второй – из полиуретана. Это позволит сравнивать эксплуатационные характеристики и выбирать оптимальное решение для конкретных условий работы клапанной пары.

Изготовление запорного элемента из комбинированной резиновой смеси 7В-14МА ТУ 38-105-1082-86 с наполнителем. Процесс изготовления резины и деталей из резины является многоступенчатым и включает в себя несколько ключевых этапов: приготовление сырой резиновой смеси, формование полуфабрикатов или деталей и их последующая вулканизация. Технологический процесс включает в себя следующие операции: вальцевание, каландрирование, формование и вулканизацию, а также обработку готовых изделий.
Для приготовления сырой резины на начальном этапе каучук нарезался на куски и проходил обработку на вальцах (рисунок 3.13) для повышения пластичности. Затем каучук смешивался с точным соблюдением весовых дозировок с порошкообразными компонентами, такими как вулканизирующие агенты, наполнители, ускорители вулканизации и другие добавки в специализированных смесителях. В качестве наполнителя использовался диоксид циркония. Перемешивание может также проводиться на вальцах. Перемешивание обеспечивает получение пластичной однородной массы — сырой резины. Эта масса легко формуется, становится клейкой при нагревании и растворяется в органических растворителях.

После вальцевания сырая резина подается на каландр (рисунок 3.14), где из неё изготавливаются листы заданной толщины.

Из каландрованных листов формируются заготовки деталей путем вырезки по шаблонам, формования на шприц-машине или вырубки шанцевыми ножами. При изготовлении резиновых деталей методом формования применяются гидравлические вулканизационные прессы, оснащенные электрообогревом. Используются методы прямого или литьевого прессования в пресс-формах, при этом последнее применяется для деталей сложной формы.

[image: image116.jpg][lepeduu banok

PesurHobas creck

9 R
AR
RIRIRKIXKRTTE
3R
SRKIRIKKELS

Sacku banok





Рисунок 3.13 – Приготовление смеси на вальцах

[image: image117.jpg]Kanardps/

Pe3urobas
cMeck

R R

DX XXXXXN

Tparcnopmen




Рисунок 3.14 – Работа каландров

Часто резиновые изделия для повышения эксплуатационных характеристик подвергают армированию металлическими элементами. Однако металлические детали (кроме латунных) из-за отсутствия адгезии к резине при высоких и циклических нагрузках вырываются из изделия. Для устранения данного недостатка на металл наносят специальный клеевой слой или производят латунирование. Как показывает практика, при использовании пленки изоционатного клея, такого как «лейконат», достигается наилучшая прочность сцепления металла с резиной.

Заключительным этапом любого процесса формования является вулканизация, которая заключается в нагревании с добавлением серы. При этом происходит укрупнение линейных молекул каучука и образование сетчатой структуры, что приводит к превращению каучука в резину. В результате в резине появляются двух- и трехмерные молекулы, что улучшает её упругость и стойкость к термическим и химическим воздействиям. Для увеличения прочности резины в неё добавляется сажа.

В зависимости от рецептуры резиновой смеси, включая тип каучука и эффективность используемых ускорителей, изменяется длительность и температура вулканизации. Оптимальным температурным режимом для вулканизации считается диапазон 120÷150°С, при этом для рассматриваемого в работе процесса установлена температура в 120°С.

В эксперименте процесс формования деталей осуществлялся методом вулканизации в пресс-формах, с использованием гидравлических прессов с паровым или электрическим обогревом. Этот метод формования позволяет получить детали с точными размерами и меньшей шероховатостью поверхности, а также способствует формированию более плотной и однородной структуры материала. В случае невозможности применения вулканизации в пресс-форме, например, для изделий, изготовленных на шприц-машине, допустимым вариантом является вулканизация в котле.
При данном методе производства удалось добиться размера частиц полимера, близкого к коллоидным. Данный факт подтверждается образованием устойчивой эмульсии полимера в воде в присутствии эмульгаторов [136].

Для изготовления запорного элемента совместно со специалистами ТОО «ВФ «Поиск» разработана пресс-форма, представленная на рисунке 3.15.
[image: image118.jpg]76

(@epa 250

[lnuma bepxxsa

2108

[lnuma HuxHas





Рисунок 3.15 – Пресс-форма для вулканизации резины

На ТОО «ВФ «Поиск» изготовлена партия шаров клапанного узла с использованием комбинированной резиновой смеси в следующей последовательности, представленной в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Изготовление шара из комбинированной резиновой смеси 7В-14МА с арматурой

	№ операции
	Содержание операции
	Оборудование (приспособление)

	005
	Контрольная
	Стол контрольный

	010
	Слесарная
	Верстак ГОСТ Р58863-2020

	015
	Слесарная
	Шприц шнековый

	020
	Дробеструйная
	Аппарат струйной очистки АСО-150

	025
	Молярная
	Кабина для нанесения клея

	030
	Прессовая
	Пресс гидравлический ДГ2428А

	035
	Слесарная
	Стол слесарный

	040
	Контрольная
	Стол контрольный


Технологические карты процессов изготовления шара клапанного узла представлены в Приложениях Г и Д.

Изготовление запорного элемента из полиуретана марки ПУ СКУ-ПФЛ-100. Для формирования шара из полиуретана выбран метод литья. Выбор обоснован опытом изготовления подобных изделий на производственной площадке ООО «УПТО и КО-Буровое оборудование», а также возможностью разработки и создания оснастки в местных условиях производства ТОО «ВФ «Поиск». Разработанная литейная форма (рисунок 3.16) для изготовления методом литья была согласована с ведущими специалистами ООО «УПТО и КО-Буровое оборудование», которые и осуществляли в неё заливку шаров на собственных мощностях.
[image: image119.jpg]86

(pepa 250, 5 [lnuma bepxrss
—_
\
N\
\\ ‘
\
N,
[lnuma HuxHsS

2108





Рисунок 3.16 – Литейная форма для полиуретана

3.5 Разработка эффективной модели кинематических и гидравлических процессов движения запорного элемента клапана
Эффективность работы ШГН напрямую зависит от межремонтного периода и срока службы клапана. Важно учитывать нагрузки, возникающие при соударении запорного элемента с посадочной поверхностью седла клапана. При больших значениях этих нагрузок происходит износ как посадочной поверхности седла, так и внешней поверхности шара, что приводит к повышенным утечкам через отверстия в клапане. Для проведения исследования нагрузки в клапанной паре была разработана имитационная 3D модель, которая позволила определить величину контактных напряжений в области соударения запорного элемента с посадочной поверхностью седла и оценить степень распределения нагрузок.
Для сохранения минимально возможного уровня утечки жидкости через клапанную пару необходимо выполнить следующее условие – обеспечить своевременную посадку запорного элемента на седло клапана. В работах Пирвердяна А.М. [98] и Грайфер В.И. [137] установлена зависимость между скоростью посадки запорного элемента на седло клапана:

	
[image: image120.wmf],

6

)

(

.

.

.

.

m

p

r

r

×

×

-

×

×

=

r

g

V

v

ж

э

з

э

з


	(3.1)


где v – скорость посадки запорного элемента на седло клапана, м/с;

Vз.э. – объем запорного элемента, м3;

ρз.э. – плотность материала запорного элемента, кг/м3;

ρж – плотность откачиваемой жидкости, кг/м3;

r – радиус запорного элемента, м;

μ – динамическая вязкость жидкости, мПа·с.

Определим скорости посадки запорного элемента диаметром 50 мм в конструктивных исполнениях из металла и резины. При этом скорость посадки запорного элемента должна быть не менее 0,1 м/с. 

Подставив в формулу (3.1) выражение для объема шара получим выражение:
	
[image: image123.wmf],

9

)

(

2

.

.

2

m

r

r

ж

э

з

g

r

v

-

×

=


	(3.2)


Принимаем нефть со значениями плотности 859 кг/м3 и динамической вязкости 39,4‬ мПа·с в качестве рабочей среды (соответствует данным с месторождения Каламкас). Скорость посадки запорного элемента в виде металлического шара (Cталь ШХ15 ГОСТ 801-78, плотность 7812 кг/м3) составит:

	
[image: image124.wmf]24

,

0

4

,

39

9

)

859

7812

(

81

,

9

025

,

0

2

2

=

×

-

×

×

×

=

СТ

v

м/с.
	


Скорость посадки запорного элемента в виде резинового шара (7В-14МА ТУ 38-105-1082-86, плотность 1370 кг/м3) составит:

	
[image: image125.wmf]018

,

0

4

,

39

9

)

859

1370

(

81

,

9

025

,

0

2

2

=

×

-

×

×

×

=

РС

v

м/с.
	


Скорость посадки запорного элемента в виде полиуретанового шара (ПУ СКУ-ПФЛ-100, плотность 1259 кг/м3 составит 0,014 м/с.
Как резинового, так и полиуретанового шара полученные значения скоростей посадки не удовлетворяют условию v>0,1 м/с, что может привести к потере работоспособности клапана. Данный факт впоследствии был подтвержден натурными испытаниями.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что для шара запорного элемента масса является одним из важнейших параметров, и при замене материала необходимо как можно меньше изменять массу данного элемента конструкции. Для достижения поставленной цели была разработана компонентная конструкция шара, представляющая собой стальной сердечник, окруженный резиновой оболочкой.

С учетом наложенных ограничений получена зависимость для расчета радиуса сердечника rст:

	
[image: image126.wmf]3

2

2

9

,

0

об

сер

ж

сер

СТ

g

r

r

r

r

r

r

r

m

-

-

+

×

>

 м,
	(3.3)


где ρсер – плотность сердечника (сталь), кг/м3;
ρоб – плотность оболочки (резина, полиуретан), кг/м3.

Приняв в качестве материала для сердечника шара Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 с плотностью ρсер =7860 кг/м3 получим его минимальный радиус:
	
[image: image127.wmf]0123

,

0

1370

7860

859

7860

81

,

9

025

,

0

2

4

,

39

9

,

0

025

,

0

3

2

=

-

-

+

×

×

×

×

>

СТ

r

 м.
	


Диаметр сердечника выбираем равным 35 мм. Тогда для обрезиненного шара средняя плотность будет равна ρобр=3596 кг/м3, а для шара с полиуретановой оболочкой ρобр=3523 кг/м3 и соответственно скорость посадки запорного элемента составит:

	
[image: image128.wmf]095

,

0

4

,

39

9

)

859

3596

(

81

,

9

025

,

0

2

2

=

×

-

×

×

×

=

ОБР

v

м/с,

[image: image129.wmf]092

,

0

4

,

39

9

)

859

3523

(

81

,

9

025

,

0

2

2

=

×

-

×

×

×

=

СПОЛ

v

м/с.
	


Полученные значения скорости посадки обрезиненного шара и полиуретанового шара с металлическим сердечником не удовлетворяют условию v>0,1 м/с. На основании этого принято решение, что для обеспечения данного условия разработана составная конструкция шара – в качестве сердечника используется стальной шар, снаружи композитная резиновая оболочка. В качестве наполнителя для резиновой смеси выбран керамический материал на базе диоксида циркония (ZrO2). 
Для оценки возможности применения комбинированных материалов на базе диоксида циркония, предлагаемого в качестве наполнителя в синтетический полимерный материал для упрочнения рабочей поверхности шара клапанной пары, необходимо проведение стендовых испытаний. Обоснованный выбор синтетического материала с наполнителем диоксида циркония, нанесенного на шар клапана, позволит решить задачу демпфирования и увеличения ширины контактного пояса условного меридиана шарика для эффективного перераспределения ударной нагрузки.
Для решения этой задачи определен присадочный материал – порошок марки ПГ-СР2 на никелевой основе системы Ni-Cr-B-Si (35-40 HRC) и ПЦРК-3 с содержанием 2,5-5% ZrO2 (72 HRC) – 15Х17Н12Ф3Ж3ZrO25 [138].
Тогда средняя плотность обрезиненного шара с наполнителем будет равна ρобр.нап.=4440 кг/м3 (ρZrO2=6506 кг/м3) и скорость посадки запорного элемента составит соответственно:

	
[image: image130.wmf]127

,

0

4

,

39

9

)

859

4440

(

81

,

9

025

,

0

2

2

.

.

=

×

-

×

×

×

=

НАП

ОБР

v

м/с.


	


Полученное значение скорости посадки запорного элемента удовлетворяет условию v>0,1 м/с. Принимаем для проведения исследования обрезиненный шар с наполнителем (25%).

Для расчета гидравлических потерь в сопряжениях клапанного узла необходимо определить перепад давлений (Δp, Па) в клапанах насоса [139]:
	
[image: image131.wmf],

2

2

2

max

кл

ж

w

p

m

r

×

×

=

D


	(3.4)


где wmax – максимальная скорость движения продукции в отверстии седла клапана, м/с;
ρж – плотность жидкости, кг/м3;

μкл – коэффициент расхода клапана, определяемый по специальным графикам в зависимости от числа Рейнольдса в клапане (в отверстии седла).

Максимальная скорость движения продукции в клапане:
	
[image: image133.wmf],

4

2

max

кл

кл

d

q

w

×

=


	(3.5)


где qкл – расход продукции через клапан, м3/с;
dкл – диаметр отверстия седла клапана, м.

Число Рейнольдса, в отверстии седла клапана, определяется следующей зависимостью:
	
[image: image136.wmf],

max

ж

кл

кл

v

d

w

R

е

×

=


	(3.6)


где vж – кинематическая вязкость жидкости, м2/с.

Для выполнения расчетов принимаем следующие исходные данные:
· диаметр отверстия седла клапана dкл=35 мм;

· наибольшее давление насоса рвых=6,3 МПа;
· объемная подача qкл=20,9 м3/ч;
· кинематическая вязкость нефти vж=4,36·10-5 м2/с;
· плотность нефти ρж=859 кг/м3.

По формуле (3.5) рассчитана максимальная скорость движения рабочей жидкости в насосе:
	
[image: image141.wmf]967

,

18

035

,

0

3600

9

,

20

4

2

max

=

×

=

w

м/с.
	


Определяем число Рейнольдса (3.6):

	
[image: image142.wmf].

10

522

,

1

10

36

,

4

035

,

0

967

,

18

4

5

×

=

×

×

=

-

кл

R

е


	


По графику зависимости коэффициента расхода клапана от числа Рейнольдса рисунок 3.17 (кривая 1) определяем коэффициент расхода клапана [139]: μкл=0,35.
[image: image144.jpg]&

0.8

0.6

0.4

0.2

4 68102 2 34 6810°

234 6810° 2 34 6810°

Rey,




1 – с одним шариком и с окнами: 1' – dкл = 14 мм; 1" – dкл = 25 мм; 1''' – dкл = 30 мм; 2 – c одним шариком и со стаканом; 3 – c двумя шариками 

Рисунок 3.17 – Зависимость коэффициента расхода клапана от числа Рейнольдса
По формуле (3.4) вычисляем перепад давления в клапане:

	
[image: image145.wmf]261

,

1

35

,

0

2

859

967

,

18

2

2

=

×

×

=

D

p

 МПа.
	


Тогда максимальное давление в цилиндре насоса составит:
	
[image: image146.wmf]561

,

7

261

,

1

3

,

6

=

+

=

D

+

=

p

p

p

вых

 МПа.

	


Введем условие, что начальная скорость движения запорного элемента v0=0 м/c и движение будем считать равноускоренным. Для этих параметров определим время открытия клапана tx по следующей зависимости:
	
[image: image147.wmf]F

p

h

m

t

Д

x

×

D

×

=

max

2

, c,
	(3.7)


где mД – масса запорного элемента с присоединенными деталями, кг;
hmax – максимальный ход замыкающего органа, м;
F – площадь проходного сечения клапана, м2.

Из конструкции клапана максимальный ход замыкающего элемента равен 23 мм.

Для стального шара время открытия и ускорение движения клапана составляет:
	
[image: image148.wmf]01

,

0

035

,

0

3

/

4

10

261

,

1

023

,

0

511

,

0

2

3

6

=

×

×

×

×

×

×

=

p

СТ

t

 c,


[image: image149.wmf]24

01

,

0

24

,

0

=

=

=

СТ

СТ

СТ

t

v

a

 м/с2.
	


Соответственно для обрезиненного шара время открытия и ускорение движения клапана составляет:

	
[image: image150.wmf]008

,

0

035

,

0

3

/

4

10

261

,

1

023

,

0

291

,

0

2

3

6

.

.

=

×

×

×

×

×

×

=

p

НАП

ОБР

t

 c,


[image: image151.wmf]5

,

15

008

,

0

124

,

0

.

.

.

.

.

.

=

=

=

НАП

ОБР

НАП

ОБР

НАП

ОБР

t

v

a

 м/с2.
	


3.6 Имитационное 3D моделирование динамических нагрузок, действующих на клапанную пару в штанговом глубинном насосе
Задача математического имитационного была решена с использованием численного метода в программном модуле APM FEM. Данный программный модуль является адаптированным для КОМПАС-3D модулем APM Studio из APM WinMachine и предназначен для подготовки и последующего анализа МКЭ трехмерных твердотельных моделей. Геометрическая 3D-модель была создана в среде КОМПАС-3D, где также были заданы материалы и их свойства. Конечно-элементная модель построена на 10-узловых тетраэдрах, содержит 86077 узла и 50112 конечных элементов. Генерация конечных элементов выполнялась автоматически, принимая во внимание заданные параметры, такие как максимальная длина стороны элемента и угловой шаг для учета кривизны. Для выполнения процесса моделирования напряженно-деформированного состояния клапанной пары и проведения соответствующих расчетов была построена расчетная модель (рисунке 3.18, б).

Далее в программном модуле APM FEM выполнен расчет на прочность и усталость при 2,5·106 циклах нагружения, заданы нагрузки и граничные условия для двух вариантов конструкции запирающего элемента – шара клапанной пары. 

[image: image380.png]


[image: image152.png]


             SHAPE  \* MERGEFORMAT 



а)                                             б)
а) модель клапанной пары насоса, выполненная в программной среде Компас-3D; б) расчетная КЭМ рабочего колеса в среде APM FEM

Рисунок 3.18 – Клапанная пара
Результатами линейного статического расчета конструкции клапана являются:

· распределение эквивалентных напряжений и их составляющих, а также главных напряжений;

· распределение линейных, угловых и суммарных перемещений;

· распределение деформаций по элементам модели;

· распределение коэффициентов запаса по текучести и прочности;

· координаты центра масс, масса, моменты инерции модели;

· суммарные реакции, приведенные к центру масс модели.

Определяемым параметром при исследовании прочностных характеристик рабочих элементов конструкции насоса являются эквивалентные напряжения (σэ), определяемые по четвертой теории прочности при динамическом расчете.
Расчеты, выполненные в программном комплексе APM FEM, дали следующие результаты, а именно: получены карты распределения эквивалентных напряжений по Мизесу (рисунок 3.19), коэффициенты запаса по пределу текучести (рисунок 3.20) и коэффициенты запаса по усталостной прочности (рисунок 3.21). Моделирование проводилось для двух случаев – первый, взаимодействие седла клапана со стальным шаром и второй, взаимодействие седла и комбинированного обрезиненного запорного элемента с наполнителем из диоксида циркония.
Результаты проведенного имитационного 3D моделирования подтвердили обоснованность выбора метода и материалов, при одном и том же количестве циклов нагружения, клапанного узла для увеличения его ресурсной долговечности. То есть использование комбинированного обрезиненного шара с наполнителем повышает запас по усталостной прочности седла клапана более чем на 30%.
	[image: image154.png]


 [image: image155.png]2381

2211

2042

187.2

1702

1523

1383

1194

102.4

85.47

o852

s1.58

2481

17.65

06997




а)
	[image: image156.png]


   [image: image157.png]1847

1732

1617

1501

1388

1271

158

104

9252

81

5795

4642

28

2237

185

03218




б)


а) при взаимодействии со стальным шаром; б) при взаимодействии с обрезиненным шаром с наполнителем
Рисунок 3.19 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в седле клапанной пары
	[image: image158.png]


   [image: image159.png]1544

2072

2601

2128

2658

4188

4715

5243

5772

63

6829

7387

7888

8.414

8883

9.471

10




а)
	[image: image160.png]


    [image: image161.png]2409

3821

a23

2845

5087

5489

5381

8283

8705

7118

7528

794

8382

8764

9.178

9588

10




б)


а) при взаимодействии со стальным шаром; б) при взаимодействии с обрезиненным шаром с наполнителем
Рисунок 3.20 – Распределение коэффициента запаса по пределу текучести седла клапанной пары
	 [image: image162.png]Koat. 3anaca no.

U AMM

142
1580
250
2037
2572
2108
e
57
571
e2m
e
7322
7858
839
s92
.06

10




   [image: image163.png]1988

2501

3037

2572

4108

g

5178

5715

6251

e7se

7322

7888

2282

8928

s.84

10




а)
	[image: image164.png]


    [image: image165.png]Kos¢. 3anaca no...

N AMM

1918
2422
2827
3432
2897
4483
448
5453
5958
63
69
7474
7579
s.484
839

495

10



    
б)


а) при взаимодействии со стальным шаром; б) при взаимодействии с обрезиненным шаром с наполнителем
Рисунок 3.21 – Распределение коэффициента запаса по усталостной прочности седла клапана

3.7 Экономическая эффективность применения исследуемых видов клапанных узлов 
По информации АО «Мангыстаумунайгаз» их годовая потребность в клапанах ШГН составляет 9600 шт. Выполнен анализ необходимого количества рабочих, для изготовления годовой потребности клапанных узлов. 

Количество производственных рабочих определяется исходя из трудоемкости работ за год [140]:
	
[image: image166.wmf].

.

/

р

эф

F

Q

P

=

,
	(3.8)


где Q – трудоемкость годовой программы в нормо-часах;

Fэф.р. – эффективный годовой фонд времени работы одного рабочего, 1860 ч.

Трудоемкость годовой программы (Q) примем в виде суммы трудоемкостей на данные детали:

· при изготовлении на гидравлическом прессе/токарно-винторезном станке:
	
[image: image167.wmf]шк

год

t

N

Q

×

=

,
	(3.9)


где Nгод – годовая программа, шт.;
tшк – штучно-калькуляционное время, мин.

Тогда трудоемкость годовой программы и количество рабочих для изготовления шара на гидравлическом прессе будет определено:
	
[image: image168.wmf]67200

7

9600

=

×

=

Q

 мин; 
[image: image169.wmf]1120

=

Q

 ч.


[image: image170.wmf]6

,

0

1860

/

1120

=

=

P

, принимаем P=1 чел.
	


При изготовлении шара (арматуры) на токарно-винторезном станке трудоемкость годовой программы и количество рабочих будет определено:

	
[image: image171.wmf]144000

15

9600

=

×

=

Q

 мин; 
[image: image172.wmf]2400

=

Q

 ч.


[image: image173.wmf]29

,

1

1860

/

2400

=

=

P

, принимаем P=2 чел.
	


Выполнен анализ процента загрузки технологического оборудования. Расчет количества рабочих мест на участке ведется по операциям на основе трудоемкости программы и эффективного годового фонда времени работ одного станка по следующей зависимости: 
Расчет количества рабочих мест на участке производится по операциям на основе трудоемкости программы и эффективного годового фонда времени работы одного станка с использованием следующей зависимости:
	
[image: image174.wmf].

/

эф

p

F

Q

С

=

,
	(3.10)


где Fэф – годовой эффективный фонд времени работы станка, ч.

Годовой эффективный фонд времени работы станка:
	
[image: image175.wmf](

)

[

]

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

×

-

×

-

-

=

100

1

.

'

m

С

Т

Т

Д

Д

Д

F

СОКР

СМ

ПР

В

К

эф

,
	(3.11)


где ДК – количество календарных дней в году;
ДВ – количество выходных дней в году (субботние и воскресные дни);
ДПР – количество праздничных дней в году;
ТСМ – продолжительность рабочей смены;
ТСОКР – сокращение продолжительности смены в праздничные дни;
С – количество смен работы оборудования в течение суток;

µ – процент потерь времени работы оборудования на ремонт и регламентированные перерывы. 

Принимаем ДК = 365 дней; ДВ = 104 дня; ДПР = 8 дней; ТСМ = 8,2 ч; ТСОКР = 6 ч; С = 1; µ = 3%. Тогда:
	
[image: image176.wmf](

)

[

]

1860

100

3

1

1

6

2

,

8

8

104

365

.

'

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

×

-

×

-

-

=

эф

F

ч.;

[image: image177.wmf]6

,

0

1860

/

1120

=

=

p

С

 – для гидравлических прессов;


[image: image178.wmf]29

,

1

1860

/

2400

=

=

p

С

– для токарно-винторезных станков.


	


Параметр Ср округляют до ближайшего целого числа принятого количества станков Спр. Для гидравлических прессов принимаем Спр=1, для токарно-винторезных станков принимаем Спр=2.

Процент загрузки рабочих мест (Пз) устанавливается по зависимости:

	
[image: image179.wmf]пр

p

з

C

С

П

/

100

×

=

.
	(3.12)


Процент загрузки рабочих мест для гидравлического пресса и токарно-винторезных станков будет составлять 60 % и 64,5 % соответственно:
	
[image: image180.wmf]%

60

1

/

100

6

,

0

=

×

=

з

П

,


[image: image181.wmf]%

5

,

64

2

/

100

29

,

1

=

×

=

з

П

.
	


При расчетах эффективность загрузки оборудования оценивается через показатель Пз, который должен находиться в пределах 85÷95%. Если фактическая загрузка оказывается ниже 85%, то требуется дозагрузка оборудования. В данном случае, при расчетах Пз=60% и Пз=64,5%, загрузка оборудования оказалась слишком низкой, что указывает на необходимость дополнительной загрузки. Для повышения загрузки оборудования в номенклатуру обрабатываемых деталей на участке будут добавлены другие детали, чтобы достичь требуемого уровня эффективности и более равномерного использования оборудования.
Выполнен анализ затрат на покупку и износ применяемого оборудования и оснастки. Затраты на покупку оборудования и изготовления технологической оснастки составляют 20126448 тг. Стоимость оборудования представлена в таблице 3.4 [140]. Затраты на износ и ремонт оборудования принимаются в размере 3% от первоначальной стоимости оборудования и составят 603793,4 тг. Затраты на износ и ремонт оборудования представлены в таблице 3.5 [141, 142].
Таблица 3.4 – Затраты на покупку оборудования

	№
	Наименование 
	Стоимость, тг

	1
	Аппарат струйной очистки АСО-150
	780 000

	2
	Транспортировочная телега
	22 453

	3
	Пресс гидравлический ДГ2428А
	7 050 000

	4
	Пресс-форма для резины
	48 115

	5
	Пресс-форма для полиуретана
	52 880

	6
	Токарно-винторезный станок 16К20Ф3
	12 173 000

	
	Всего:
	20 126 448


Таблица 3.5 –Затраты на износ/ремонт оборудования

	№
	Наименование 
	Стоимость, тг

	1
	Аппарат струйной очистки АСО-150
	23 400

	2
	Транспортировочная телега
	673,6

	3
	Пресс гидравлический ДГ2428А
	211 500

	4
	Пресс-форма для резины
	1 443,4

	5
	Пресс-форма для полиуретана
	1 586,4

	6
	Токарно-винторезный станок 16К20Ф3
	365 190

	
	Всего:
	603 793,4


Выполнен анализ стоимости клапанных узлов, изготовленных по новой технологии. Стоимость изделий, разработанных на базе ТОО «ВФ «Поиск», представлена в таблице 3.6. Данные о стоимости изделий из полиуретана предоставлены специалистами ООО «УПТО и КО-Буровое оборудование» из Тюмени, а стоимость металлического шара – специалистами АО «Мангистаумунайгаз». В расчетные калькуляции также учтена амортизация оборудования. Информация представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Стоимость исследуемых изделий
	№
	Наименование 
	Стоимость, 
тг

	1
	Шар металлический 8D07101.ДД.МС2021.001.007.001
	5 824

	2
	Шар обрезиненный 8D07101.ДД.МС2021.001.007.002
	3 093,71

	3
	Шар обрезиненный комбинированный 8D07101.ДД.МС2021.001.007.003
	3 755,13

	4
	Шар с полиуретановым покрытием 8D07101.ДД.МС2021.001.007.004
	4 510


Определи экономический эффект от внедрения разработанной конструкции запорного элемента клапанной пары.
Согласно полученным результатам, определили экономию на 1 единицу продукции:

	
[image: image182.wmf]2

1

С

С

Э

-

=

,
	(3.13)


где Э – экономический эффект, тг;

С1 – стоимость металлического шара, тг;

С2 – стоимость экспериментального изделия, тг.

Шар обрезиненный: 5824 – 3093,71 = 2730,29 тг.

Шар обрезиненный комбинированный: 5824 – 3 755,13=2068,87 тг.
Шар с полиуретановым покрытием: 5824 – 4510 = 1314 тг.

Рассчитываем годовую экономию на имеющийся перечень деталей.

Шар обрезиненный: 2730,29 × 9600 = 26210784 тг.

Шар обрезиненный комбинированный: 2068,87× 9600 = 19861152 тг.

Шар с полиуретановым покрытием: 1314 × 9600 = 12614400 тг.

Согласно результатам, полученным в процессе проведения эксперимента положительный экономический эффект, показал варианта: Шар обрезиненный комбинированный: 8D07101.ДД.МС2021.001.007.003.
Выводы по третьей главе 
Уменьшение темпа износа нормативной величины зазора и снижение интенсивности утечек в процессе эксплуатации насоса достигается применением эффективного способа повышения износостойкости контактирующих поверхностей клапанной пары шар-седло, обеспечивающий равномерное перераспределение циклически изменяющейся ударной нагрузки в единицу времени закрытия клапана.

Для обеспечения требования по скорости (v>0,1 м/с) посадки запорного элемента разработана составная конструкция шара, состоящая из стального шара внутри и композитной резиновой оболочки снаружи. В качестве наполнителя для резиновой смеси выбран керамический материал на базе диоксида циркония (ZrO2). 

Создание упругого эффекта закрытия клапана также осуществляется за счет применения материалов (композитная резиновая смесь), обладающих демпфирующими свойствами.

Определен присадочный материал – порошок марки ПГ-СР2 на никелевой основе системы Ni-Cr-B-Si (35-40 HRC) и ПЦРК-3 с содержанием 2,5-5% Zr O2 (72 HRC) – 15Х17Н12Ф3Ж3ZrO25.

Обоснованность выбора метода улучшения клапанного узла подтверждается методом имитационного 3D моделирования. Использование комбинированного шара с наполнителем на основе резиновой смеси и диоксида циркония повышает запас по усталостной прочности седла клапана более чем на 30%. Экономический эффект от внедрения комбинированной конструкции клапанного узла, с учетом затрат на изготовление металлической арматуры, пресс-форм, закуп новых материалов, а также износ/ремонт оборудования, составил порядка 26210784 тенге на партию шаров в 9600 штук.

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ШТАНГОВОМ ГЛУБИННОМ НАСОСЕ С РАЗРАБОТАННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ КЛАПАННОЙ ПАРОЙ
4.1 Исследование сил сопротивления и эффективности пропускной способности клапанной пары с обоснованием оптимальных параметров штангового глубинного насоса
Для исследования сил сопротивления, возникающих в клапанной паре и эффективности ее пропускной способности необходимо провести моделирование и визуализацию процессов, происходящих в рабочем пространстве штангового глубинного насоса типа НВ2Б-44 (рисунок 4.1). Для этого в программном комплексе SolidWorks выполняется гидродинамический расчёт с применением программного приложения Simulation Flow.

[image: image183.png]HazHemamebHel KAanaH Beacsibapyue kranan

R P z
=177





Рисунок 4.1 – Клапанные пары ШГН

Для проверки геометрии деталей нагнетательного клапана насоса необходимо оценить сопротивление потоку жидкости при движении плунжерной части вниз. Важно учитывать параметры клапанного узла, показанного на рисунке 4.2, такие как форма и размеры отверстий, углы наклона и распределение давления. Это поможет определить, насколько эффективно клапан пропускает жидкость и минимизировать потери давления. 
[image: image184.png][lnyHxen Wapuk knanara \ Ledno knanawa

A

L s
=

|
7,

e

o

BN\

Kapniyc kaanana \ [lodxumHas zavka

\LunuHdp





Рисунок 4.2 – Клапанный узел плунжерной пары в сборке
В диалоговом окне «Мастер проекта» определены входные параметры для расчёта потоков нефти, в области нагнетательного клапана; введены граничные значения: давление на выходе из плунжера равно давлению столба жидкости на глубине 2000 м – 20 МПа; средний объемный расход через седло клапана принимаем 17 м3/сут (0,0002 м3/сек) (рисунок 4.3).
[image: image185.png]5690+11
£ 4550411

b 3410411
2280411

3 /3 1140411
L 2000407

Basncxwe [Pa]

‘Tpackropun notora 1





Рисунок 4.3 – Распределение сжатого потока жидкости по траектории движения

Основное сопротивление потока жидкости возникает из-за особенностей конструкции нагнетательного клапана. Сжатие потока при прохождении через отверстия и зазор между шаром и корпусом действительно может значительно увеличивать гидравлические потери. Сравнение проходных площадей сечений в двух случаях (235,5 мм² и 286,2 мм²) подтверждает, что более узкие отверстия (рисунок 4.4, а) создают большее сопротивление потоку. 
	[image: image186.png]



а)
	[image: image187.png]2
B S 0309 =286,2MM




б)


а) общая площадь поперечного сечения отверстий в корпусе клапана, Sобщ=235,5 мм2; б) площадь поперечного сечения зазора между шаром и корпусом клапана, Sзазора=286,2 мм2
Рисунок 4.4 – Поперечное сечение корпуса клапана

Это может быть связано с несколькими факторами:

· турбулентность: узкие проходы могут вызывать турбулентные потоки, что увеличивает сопротивление;

· скорость потока: при уменьшении проходной площади скорость потока увеличивается, что также может способствовать росту потерь на трение;

· форма сечения: если отверстия имеют острые углы или резкие переходы, это дополнительно увеличивает сопротивление.

Для улучшения характеристик работы клапана можно рассмотреть: увеличение диаметра отверстий или изменение их формы для снижения турбулентности; оптимизацию зазоров между шаром и корпусом для уменьшения потерь на сжатие; использование специальных форм и обработок поверхности для снижения трения.
Эти меры могут способствовать более эффективной работе нагнетательного клапана и уменьшению сопротивления потоку жидкости. Если есть возможность, можно провести дополнительные расчеты или моделирование для выбора оптимальных параметров.

Дополнительный расчет скорости потока через клапан действительно позволяет проанализировать, как количество и размеры отверстий влияют на характеристики потока и выявить зоны потенциального кавитационного разрушения. Кавитация возникает в местах с резкими изменениями скорости и давления, что может привести к образованию пузырьков газа. Эти пузырьки, при схлопывании, способны разрушать поверхности деталей, что особенно критично для стенок рабочего цилиндра.

Для предотвращения кавитационного разрушения важно оптимизировать геометрию отверстий, увеличивая их диаметр или изменяя форму, чтобы снизить резкие перепады давления и уменьшить вероятность кавитации. Контроль скорости потока также играет ключевую роль: поддержание оптимальной скорости может помочь избежать условий, способствующих образованию кавитационных пузырьков.

Дополнительно стоит рассмотреть использование гидравлических фильтров и направляющих, что может снизить турбулентность и сгладить потоки. Важно также выбирать материалы с высокой стойкостью к кавитации для критически важных деталей, что поможет снизить последствия от кавитационного разрушения.

Визуализация изменения скорости потока (рисунок 4.5) является важным инструментом для анализа проблемных зон. Определение мест с высоким сжатием потока позволит сфокусироваться на наиболее уязвимых участках конструкции и внести соответствующие изменения. Если потребуется, можно также рассмотреть применение численных методов для более точного моделирования потока и оценки кавитационного риска.

[image: image188.png]3730
2984

223
1402
0746
0

Cropocrs [ms)

Tpaerropum norora 1




Рисунок 4.5 – Демонстрация движения скоростного потока нефтесодержащей жидкости

Из представления траектории видно, что в карманах между корпусом и шаром скорость потока достигает 2,238 м/с, что указывает на значительное сжатие потока в этих зонах. Это увеличение скорости в карманах может способствовать образованию кавитационных пузырьков, так как резкое изменение давления часто наблюдается именно в таких местах.

В отверстиях скорость потока колеблется в диапазоне от 2,238 м/с до 2,984 м/с. Это свидетельствует о том, что в этих областях также происходят значительные изменения, которые могут привести к возникновению кавитации, особенно на переходах между различными сечениями.

Такая динамика потока требует особого внимания к проектированию конструкции клапана. Уменьшение резких изменений в геометрии и увеличение проходных сечений могут помочь снизить скорость потока и предотвратить условия, способствующие кавитации. Оптимизация этих параметров важна для обеспечения надежной работы нагнетательного клапана и повышения долговечности его компонентов. Скорость ограничивается пропускной способностью зазоров и формой отверстий.
Для уточнения полученных результатов и обоснования оптимальных гидродинамических характеристик штангового глубинного насоса выполнен уточненный расчёт эксплуатационных показателей насоса. Исследования проводились для штангового вставного насоса 73-НВ1Б-44-12-18 (таблица 2.1). Определение параметров потока нефтесодержащей жидкости в рабочем пространстве насосной установки необходимо для проведения уточняющего программного расчёта в модуле FloEFD. 
Подача глубинно-насосной установки QТ штангового насоса определяется по зависимости (2.5) [79]. Для ее вычисления необходимо рассчитать следующие параметры:

· вес столба жидкости над плунжером насоса, Н [79]:

	
[image: image190.wmf],

10

4

пл

ж

ж

F

g

L

P

×

×

×

=

r


	(4.1)


где L – глубина спуска насоса, см; 

ρж – плотность жидкости, г/см3;
Fпл – площадь сечения плунжера насоса, см2.
Получаем
	
[image: image191.wmf]4

,

2049

10

2

,

15

81

,

9

859

,

0

160000

4

=

×

×

×

=

ж

P

Н.
	


· коэффициент подачи (η1), учитывающий удлинение штанг во время двойного хода (2.8) [79]:

	
[image: image192.wmf](

)

415

,

0

38

,

0

10

2

5

,

1

1600

4

,

2049

10

1

1

)

(

11

5

1

=

×

×

×

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

+

+

=

т

ш

A

тр

тр

ж

f

f

S

Е

L

F

Р

Р

h


	

	
	


· коэффициент (η2) определяется по номограмме на рисунке 4.6. В номограмме для определения η2 используются глубина установки насоса L=1600 м и n=15 мин-1 в соответствии с характеристиками СК (таблица 2.3).

[image: image193.png]S . .
=




Рисунок 4.6 – Номограмма для определения коэффициента подачи насоса η2
Согласно номограмме, значение коэффициента η2=0,15. В таком случае общее значение коэффициента подачи насоса η, согласно формуле (2.29), будет иметь следующее значение:

( =1–(1+(2=1–0,415+0,15=0,735.
Исходя из выше полученного значения коэффициента подачи насоса η, определяем подачу штангового глубинного насоса QТ:

	
[image: image195.wmf]21

,

36

735

,

0

5

,

1

15

4

044

,

0

1440

4

1440

2

2

=

×

×

×

×

×

=

×

×

×

×

×

=

p

h

p

пл

пл

Т

S

n

d

Q

 м3/сут.
	


Уточнённый расчёт показал, что при установке ШГН на глубину 1600 м теоретический расход жидкости составит 36,21 м3/сут. При установке насоса на глубину 2000 м, согласно зависимости (2.5), добыча насоса QТ должна возрастать. Но в реальных условиях такого не происходит. В первую очередь, это связано с тем, что при увеличении общей длины (до 2000 м) штанг снижается жесткость всей системы и это обстоятельство приводит к необходимости уменьшать число двойных ходов (n) плунжера в минуту. Т.е. 15 ходов головки балансира СК в минуту будет соответствовать скорости движения плунжера равной 45 м/мин, т.е. скорость передвижения – 0,75 м/сек. 

Для дальнейшего программного расчета было определено давление на выходе насоса pвн, принимая его равным давлению столба жидкости на глубине 1600 м, что соответствует значению 13,34 МПа. Эти параметры соответствуют идеальной жидкости, однако для практического применения необходимо учитывать характеристики откачиваемой продукции, так как они могут значительно повлиять на работу насоса.

Для выполнения дальнейших корректировочных расчётов приняты средние значения физико-химических характеристик высокопарафинистой нефти месторождения Узень, залегающей практически на всей территории Республики Казахстан (таблица 2.4) [24]. Месторождения Узень характеризуется сложностью добычи нефтяной жидкости ввиду повышенного износа оборудования из-за содержащихся в ней механических примесей, АСПО и агрессивно-коррозионной среды, обводнённостью с высоким содержанием газа.
Расчёт физических свойств нефти при заданных условиях проводился по следующим зависимостям [143]:

Количество растворенного в нефти газа Г0(р) определяет по зависимости:

	
[image: image196.wmf](

)

(

)

(

)

[

]

c

нас

нас

p

p

p

p

p

Г

p

Г

0

0

0

0

/

)

(

-

-

=

 
	(4.2)


где Г0(рнас) – количество газа, растворенного в 1 м3 нефти при давлении насыщения рнас, приведенное к нормальным условиям, м3/м3;
p – текущее рнас 
 p
[image: image199.wmf]£

 p0 давление, МПа

p0 – атмосферное давление, МПа,

c – эмпирический коэффициент, значение которого для дальнейших расчетов принимаем равным c=0,5.

Объемные коэффициенты нефти bн(р) и жидкости bж(р) рассчитывают по следующим зависимостям [142]:

	
[image: image201.wmf](

)

(

)

(

)

[

]

25

,

0

0

0

/

1

1

)

(

p

p

p

p

b

p

b

нас

Н

Н

-

-

-

+

=

 
	(4.3)

	
	

	
[image: image202.wmf]В

В

В

Н

ж

p

b

p

b

p

b

b

b

)

(

)

1

)(

(

)

(

+

-

=


	(4.4)


где bн, bв(р) – объемный коэффициент нефти при р=рнас и воды соответственно. В дальнейших расчетах принято, что bВ(р)=1, bн определяется по отношению плотности нефти при атмосферном давлении и плотности пластовой нефти при температуре пласта согласно номограмме (рисунок 4.7) [144].

Объёмный коэффициент нефти равен: bн=869/859=1,012.

Диаграмма показывает, что плотность газожидкостной смеси зависит от температуры в нефтеносных пластах, т.е. чем выше температура, тем ниже плотность нефти. Согласно приближенной кривой, представленной на номограмме (рисунок 4.7) для расчетов выбирается приближенное значение плотности нагретой нефтяной жидкости. Как видно из диаграммы, более близкое значение плотности на графике к принятому значению (859 кг/м3) – это показатель плотности нагретой среды 869 кг/м3. 

[image: image203.png]7106

948 I —
my 830 | T —— 07 | —
790 7%

\’\7\\
632 -y

—
I
I

——
e
——
——

474 i

$ 7,

95,
| \\ ——

9 8209 |
0 378 655 933 1217 1489 1766

Temnepamupa, °C

MnomHocmb, K2/M

376





Рисунок 4.7 – Диаграмма изменения плотности нефти от её температуры

Для расчета характеристик потока смеси жидкости и газа при текущем давлении p на участках насоса определим следующие параметры [143]:

· расход жидкости, м3/с:
	
[image: image204.wmf](

)

,

1

)

(

)

(

В

ж

НД

ж

p

b

Q

p

Q

b

-

=

 
	(4.5)


· расход свободного газа, м3/м3:
	
[image: image205.wmf][

]

),

/(

)

(

)

(

)

(

0

0

0

0

pT

Q

T

zp

p

Г

p

Г

p

V

НД

ск

нас

ГВ

-

=


	(4.6)


· расход газожидкостной смеси, м3/с:
	
[image: image206.wmf]),

(

)

(

)

(

p

V

p

Q

p

Q

ГВ

ж

см

+

=

 
	(4.7)


· плотность газонасыщенной нефти, кг/м3:
	
[image: image207.wmf][

]

),

(

/

)

(

)

(

0

p

b

p

Г

p

Н

ГСТ

НД

Н

r

r

r

+

=


	(4.8)


где QНД = Qжд(1 – (В) – дебит дегазированной нефти, м3/с;
(В = 0,1; Т0=273 К;
Тскв – средняя температура в стволе скважины, К;
z – коэффициент сверх сжимаемости газа, величина которого в дальнейших расчетах принята z=1. 

Для определения потока газонасыщенной смеси принимаем значение давления на приеме насоса (pпн) равным 30% от давления насыщения газа (рнас). Давление насыщения газа рассчитывается исходя из газосодержания в нефти свободного газа (м3/м3) и коэффициента А, который зависит от плотности добываемой продукции и для ρ=0,859 г/см³ равен A=0,1293.
Давление насыщения газа:

	
[image: image208.wmf],

АG

p

нас

=


	(4.9)


где G – газосодержание в нефти, м3/ м3.

Получаем
	
[image: image209.wmf]46

,

14

89

,

111

1293

,

0

=

×

=

нас

p

 МПа.
	


Давление на приёме насоса:

	
[image: image210.wmf]34

,

4

46

,

14

3

,

0

=

×

=

пн

p

 МПа.
	


Определяем расход газожидкостной смеси при давлении рпн:

	Qнд = 3,5∙10-4(1 – 0,1) = 2,7∙10-4 м3/с;


[image: image211.wmf];

22

,

1

)

1

,

0

46

,

14

(

)

1

,

0

34

,

4

(

1

)

(

25

,

0

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

+

=

пн

н

p

b

 


[image: image212.wmf];

198

,

1

1

,

0

1

)

1

,

0

1

(

22

,

1

)

(

=

×

+

-

×

=

пн

ж

p

b



[image: image213.wmf]4

4

10

9

,

2

)

1

,

0

1

(

198

,

1

10

7

,

2

)

(

-

-

×

=

-

×

×

×

=

пн

ж

p

Q

 м3/с;


[image: image214.wmf]8

,

60

)

1

,

0

46

,

14

(

)

1

,

0

34

,

4

(

89

,

111

)

(

5

,

0

0

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

×

=

пн

p

Г

 м3/м3;

[image: image215.wmf][

]

4

4

10

8

,

3

)

273

34

,

4

(

10

7

,

2

324

1

,

0

8

,

60

89

,

111

)

(

-

-

×

=

×

×

×

×

×

-

=

пн

ГВ

p

V

 м3/м3;

[image: image216.wmf]4

4

4

10

7

,

6

10

8

,

3

10

9

,

2

)

(

-

-

-

×

=

×

+

×

=

пн

см

p

Q

 м3/с,   
[image: image217.wmf]58

)

(

=

пн

см

p

Q

 м3/сут.
	


К эксплуатационным показателям насоса относится подача глубинно-насосной установки QТ, которая зависит от коэффициента подачи η, диаметра плунжера dпл, глубины спуска насоса L, числа двойных ходов n и хода плунжера Sпл. Определены значения давление на выходе pвн насоса.

Определены и обоснованы оптимальные гидродинамические характеристики насоса: количество растворенного в нефти газа на приеме насоса – Г0(pпн)=60,8 м3/м3; расход жидкости – Qж(p)=2,9·10-4 м3/с; расход свободного газа – VГВ=3,8·10-4 м3/м3; расход газожидкостной смеси – Qсм(p)=6,7·10-4 м3/с.

Для описания механизма снижения ресурсной долговечности основных элементов насоса необходимо исследовать влияние на его работу эксплуатационных характеристик и состава много компонентной нефти.
4.2 Исследование влияния эксплуатационных характеристик и состава многокомпонентной нефти на механизм снижения долговечности основных элементов насоса
Один из параметров, характеризующий процесс отделения газообразной фазы от нефтяного флюида (жидкой фазы) является коэффициент сепарации газа у приема ШГН.
Коэффициент сепарации газа у приема ШГН определяем по приближенной зависимости [145]: 
	
[image: image218.wmf](

)

,

/

)

(

93

,

0

1

/

1

2

'

ЭК

s

пн

ж

ЭК

НКТ

с

D

p

Q

D

D

×

×

+

-

=

w

s

 
	(4.10)


где Dэк – внутренний диаметр эксплуатационной колонны скважины, м;
Dнкт – наружный диаметр насосно-компрессорных труб на уровне приема насоса, мм;

ωs – относительная скорость движения газа на участке приема насоса, при (<0,5 принимаем ωs=0,02 м/с.

Тогда
	
[image: image219.wmf](

)

.

375

,

0

15

,

0

02

,

0

/

10

9

,

2

93

,

0

1

15

,

0

/

06

,

0

1

2

4

=

×

×

×

+

-

=

-

с

s

 
	


Так как во время подъема нефтяной смеси у приема насоса происходит процесс отделения части свободного газа, то согласно зависимости (4.10) для нахождения коэффициента сепарации газа изменяется газовый фактор жидкости, который определяется по следующей зависимости [143]:

	
[image: image220.wmf](

)

(

)

[

]

,

)

(

0

0

0

0

с

пн

нас

нас

p

Г

p

Г

p

Г

Г

s

-

-

=

¢

 
	(4.11)


	
[image: image221.wmf][

]

73

,

92

375

,

0

8

,

60

89

,

111

89

,

111

0

=

×

-

-

=

¢

Г

 м3/м3.
	


Уточним давление насыщения (p'нас) в соответствии с трубным газовым фактором. Это значение рассчитаем по следующей зависимости [143]:
	
[image: image223.wmf](

)

,

)

(

)

(

/

0

0

/

1

0

0

p

p

p

p

Г

Г

p

нас

с

нас

нас

+

-

×

¢

=

¢

 
	(4.12)


	
[image: image224.wmf](

)

99

,

9

1

,

0

)

1

,

0

46

,

14

(

89

,

111

/

73

,

92

5

,

0

/

1

=

+

-

×

=

¢

нас

p

 МПа.
	


Следующий этап – это при найденном давлении насыщения определить количество поступающего в насос свободного газа (V'гв) и газожидкостной смеси (Q'см(pпн)) [143]:

	
[image: image225.wmf]),

1

(

)

(

)

(

с

пн

ГВ

пн

ГВ

p

V

p

V

s

-

×

=

¢


	(4.13)


	
[image: image226.wmf]4

4

10

4

,

2

)

375

,

0

1

(

10

8

,

3

)

(

-

-

×

=

-

×

×

=

¢

пн

ГВ

p

V

 м3/с,
	


	
[image: image227.wmf]),

(

)

(

)

(

пн

ГВ

пн

ж

пн

см

p

V

p

Q

p

Q

¢

+

=

¢

 
	(4.14)


	
[image: image228.wmf]4

4

4

10

3

,

5

10

4

,

2

10

9

,

2

)

(

-

-

-

×

=

×

+

×

=

¢

пн

см

p

Q

 м3/с, 
[image: image229.wmf]46

)

(

=

¢

пн

см

p

Q

 м3/сут.
	


Далее выполнен расчёт столба нефти при давлении на выходе насоса (pвн), используя классические зависимости, приведённые выше. 

	
[image: image230.wmf];

294

,

1

)

1

,

0

46

,

14

(

)

1

,

0

34

,

13

(

)

1

3

,

1

(

1

)

(

25

,

0

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

-

+

=

вн

н

p

b



[image: image231.wmf];

27

,

1

1

,

0

1

)

1

,

0

1

(

3

,

1

)

(

=

×

+

-

×

=

вн

ж

p

b



[image: image232.wmf]4

4

10

09

,

3

)

1

,

0

1

(

27

,

1

10

7

,

2

)

(

-

-

×

=

-

×

×

×

=

вн

ж

p

Q

 м3/с;

[image: image233.wmf]44

,

107

)

1

,

0

46

,

14

(

)

1

,

0

34

,

13

(

89

,

111

)

(

5

,

0

0

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

×

=

пн

p

Г

 м3/м3;

[image: image234.wmf][

]

4

4

10

11

,

0

)

273

34

,

13

(

10

7

,

2

324

1

,

0

44

,

107

89

,

111

)

(

-

-

×

=

×

×

×

×

×

-

=

пн

ГВ

p

V

 м3/с;

[image: image235.wmf]4

4

4

10

3

,

3

10

1

,

0

10

2

,

3

)

(

-

-

-

×

=

×

+

×

=

¢

вн

см

p

Q

 м3/с, 
[image: image236.wmf]5

,

28

)

(

=

пн

см

p

Q

 м3/сут.
	


Определяем рабочее давление в цилиндре (pвсц, pнц) и расход (Qклвс, Qклнаг) через всасывающий и нагнетательный клапаны во время эксплуатации, используя полученные выше значения газожидкостной смеси на приеме и на входе насоса (Q'см(pпн) и Q'см(pвн)).
Расход жидкости через клапан [143]:

	
[image: image238.wmf])

(

пн

см

клвс

p

Q

Q

¢

=

 и 
[image: image239.wmf])

(

вн

см

клнаг

p

Q

Q

¢

=

.
	(4.15)


Максимальная скорость движения нефти (vmax) через отверстие седла клапана и соответствующее этой скорости число Рейнольдса Reкл рассчитываются по следующим зависимостям [143]:

	
[image: image240.wmf],

max

кл

кл

S

Q

v

p

=

 
	(4.16)


	
[image: image241.wmf].

max

ж

кл

кл

v

d

v

R

е

=

 
	(4.17)


где Sкл – площадь поперечного сечения отверстия седла, м2; 

vж – кинематическая вязкость жидкости, м2/с. 
В качестве вязкости vж для расчета выбирается вязкость наибольшего компонента из откачиваемой жидкости, что может быть, например, вода или нефть. Для Казахстанских месторождений при температуре T=330 К варьируется от 0,03·10-4 м2/с до 0,34·10-4 м2/с. Для расчета примем значение vж =0,2·10-4 м2/с. Это значение будет использоваться для оценки динамических характеристик потока, таких как потери на трение и скорость движения жидкости. Учитывая вязкость, можно более точно рассчитать параметры потока смеси жидкости и газа, что поможет в проектировании и оптимизации работы насосной системы.
	
[image: image245.wmf]6

,

0

03

,

0

14

,

3

10

3

,

5

14

,

3

2

4

max

=

×

×

×

=

-

вс

v

 м/с,


[image: image246.wmf]63

,

0

023

,

0

14

,

3

10

3

,

3

14

,

3

2

4

max

=

×

×

×

=

-

наг

v

 м/с,


[image: image247.wmf],

945

10

2

,

0

03

,

0

63

,

0

4

=

×

×

=

-

клвс

R

е



[image: image248.wmf].

725

10

2

,

0

023

,

0

63

,

0

4

=

×

×

=

-

клнаг

R

е


	


Разница давлений до и после клапана определяем выражением [143]:

	
[image: image249.wmf],

2

2

2

max

кл

жд

кл

v

p

x

r

×

=

D

 
	(4.18)


где (кл – коэффициент сопротивления потоку жидкости, зависящий от давления, расхода и степени открытия клапана. Для расчета примем (кл=0,4;

ρжд – плотность дегазированной жидкости, кг/м3.
Следовательно, в клапанах насоса перепад давления Δpкл будет определяться по следующей зависимости [143]:

	
[image: image251.wmf]в

в

в

нд

жд

b

r

b

r

r

+

-

=

)

1

(

.
	(4.19)


Тогда
	
[image: image252.wmf]1

,

873

1

,

0

1000

)

1

,

0

1

(

859

=

×

+

-

=

жд

r

 кг/м3;


[image: image253.wmf]000982

,

0

4

,

0

2

1

,

873

6

,

0

2

2

=

×

×

=

D

клвс

p

 МПа;

[image: image254.wmf]001083

,

0

4

,

0

2

1

,

873

63

,

0

2

2

=

×

×

=

D

клнаг

p

 МПа.
	


Перепад давления характеризует процесс изменения давления в заклапанной зоне, после прохождения нефтяного потока через клапан. С учетом перепада давления при всасывании и нагнетании, давление в зонах будет иметь следующее значение:

	
[image: image255.wmf]399

,

4

001

,

0

34

,

4

=

-

=

D

-

=

клвс

пн

всц

p

p

p

 МПа,


[image: image256.wmf]399

,

13

001

,

0

34

,

13

=

-

=

D

-

=

клнаг

вн

нагц

p

p

p

 МПа.
	


Для исследования гидродинамического течения нефтесодержащей жидкости в рабочей камере использовались расчетные модули программной среды FloEFD. В процессе программного моделирования динамического процесса истечения нефтегазовой жидкости через всасывающий клапан ШГН (рисунок 4.8) было принято действительное объемное расход Qклвс на входе клапана равным Qклвс=5,3·10-4 м3/с. Статическое давление в проходном сечении отверстия седла клапана составило pвсц=4,399 МПа.
	[image: image257.png]1.300
1.040
0.780
0.520
0.260
0

CkopocTb [m/s]

KapTuHa B ceueHun 1: sanumeka
KapTuHa Ha noBepxHocTu 1: 3anumeka
N3zonosepxHocTn 1

TpaekTopun notoka 1





	[image: image258.png]4426276.11
4424590.92
4422905.73
4421220.54
4419535.34
4417850.15

HaeneHue [Pa]

KapTuHa B cevennn 1: sanmska






	Рисунок 4.8 – Распределение скорости жидкости без кавитационного расчета
	Рисунок 4.9 – Распределение давления в области всасывающего клапана без учета кавитации


Эти параметры являются важными для анализа потока и его характеристик. Объемный расход помогает оценить скорость движения жидкости и распределение давления в системе, в то время как статическое давление позволяет определить условия, при которых происходит взаимодействие жидкости с клапаном. Программное моделирование с использованием FloEFD позволяет более точно визуализировать и анализировать поведение потока, выявлять возможные проблемы, такие как кавитация или избыточное давление, и оптимизировать конструкцию клапана для улучшения его работы.

Используя полученные выше значения для гидродинамического расчёта, определены значения скорости жидкости (v) и давления (p) в области всасывающего клапана без учета кавитации. Графически полученные значения визуально представлены в виде изоповерхности на рисунке 4.8 и рисунке 4.9.

Графическое представление и результаты расчетов, выполненных в программной среде FloEFD, продемонстрировали, что механически сложная нефтегазовая жидкость, проходя через всасывающий клапан, достигает скорости vвс=0,75 м/с. Это значение согласуется с расчетным значением скорости vклвс=0,6 м/с с учетом погрешности, которая составляет 20%. Данная скорость также характерна для механических примесей, содержащихся в нефтяной среде, что может приводить к деградации рабочих поверхностей сопряженных деталей насоса.

Анализ модели (рисунок 4.8) показал, что статическое давление pвсц, равное 4,399 МПа, не оказывает значительного влияния на скорость перемещения жидкости через отверстие седла клапана. Моделирование подтвердило, что основными факторами, формирующими скоростной поток, являются изменение значений объемного расхода жидкости Qклвс и диаметр отверстия в седле клапана, который составляет dклвс=30 мм. 

Кроме того, графическое представление потока указывает на то, что увеличение скоростного режима до vклвс=0,78 м/с происходит в зазоре между карманом корпуса клапана и шаром. В этом месте скорость достигает максимального значения vклвс=1,27 м/с ближе к проходному сечению клапана. В дальнейшем, в заклапанном пространстве наблюдается выравнивание, и стабилизация скоростного режима жидкости до значений в диапазоне vклвс=0,75÷0,78 м/с. Переходные зоны сечения выходных отверстий клапана способствуют расширению потока и изменению давления до значения pвсц =4,426 МПа.
Полученные результаты подчеркивают значимость оптимизации геометрии клапана и тщательного учета динамики потока в процессе проектирования насосных систем. Данные аспекты являются критически важными для повышения эффективности работы насосов, предотвращения кавитационных явлений и снижения износа рабочих поверхностей, что в конечном итоге способствует увеличению срока службы оборудования. Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на более детальном анализе влияния различных параметров, таких как вязкость жидкости, содержание механических примесей и условия эксплуатации, на характеристики потока и работу клапанов в нефтегазовых системах.
Описанный процесс фокусирует область схождения трех потоков жидкости на выходе из клапана, создавая турбулентные потоки, которые разносят многокомпонентные механические и абразивные примеси по внутренним поверхностям цилиндра. Постоянно нарастающий слой асфальтосмолопарафиновых отложений на этих поверхностях значительно снижает эффективность добычи нефти.

В процессе эксплуатации штанговых насосов толщина слоя АСПО увеличивается, что приводит к уменьшению технологических зазоров между рабочей поверхностью плунжера и цилиндра. Возвратно-поступательное движение плунжера, сопровождающееся всасывающим эффектом, способствует постоянному наращиванию слоя АСПО и, в конечном итоге, его уплотнению. Такой эффект приводит к отрыву налипшего слоя и переносу его в зону трения между парой плунжер-цилиндр. Это, в свою очередь, вызывает ускоренный абразивный износ и коксование на поверхности цилиндра и НКТ. Данный механизм является ключевым в объяснении областей изнашивания деталей ШГН и подчеркивает важность разработки эффективных методов контроля и предотвращения образования АСПО для повышения надежности и срока службы насосного оборудования.

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования, направленные на оптимизацию геометрии клапанов и конструкций насосов, а также на внедрение современных технологий, позволяющих минимизировать образование отложений и повысить эффективность работы ШГН.
На рисунке 4.9 представлено изменение давления в подплунжерном пространстве насоса. Изоповерхности демонстрируют, что давление увеличивается после прохождения через отверстие диаметром dклвс=30 мм. Однако при дальнейшем движении потока через зазоры между шаром и корпусом клапана наблюдается сужение потока, что приводит к увеличению его скорости и снижению давления на стенки клапана. По мере приближения к плунжеру давление продолжает уменьшаться, что обусловлено движением плунжера и созданием всасывающего эффекта. Этот эффект критически важен для функционирования насоса, так как он способствует подаче жидкости к плунжеру.

Расчет позволил выявить небольшие отклонения давления, создаваемые потоком на внутренних стенках клапана и цилиндра. Давление pвсцпрог варьируется от 4,418 МПа до 4,426 МПа относительно расчетного давления pвсц=4,399 МПа. Эти изменения подчеркивают важность точного контроля давления в системе, так как даже небольшие отклонения могут влиять на эффективность работы насоса и его долговечность.

Данные результаты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения динамики потока и давления в насосных системах, а также оптимизации конструкции клапанов и плунжеров для улучшения гидравлических характеристик и повышения надежности работы оборудования.

Для оценки кавитационных процессов были приняты соответствующие параметры среды (рисунок 4.10). Расчет скорости жидкости в условиях кавитационного эффекта, представленный на рисунке 4.11, показал, что жидкость, находящаяся за седлом шарика, формирует область обратного течения, направленную к седлу клапана.

[image: image259.png]CeoRCTEO

s

KamMMeHTapHK

MAoTHOETE

OuHaMWYeckan EAZKOCTE
dneneHas TennoemkocTe (Cp)
KosdggHUMEHT TENNONPOBOAHOCTH
JppEKT KABMTaLMH
MonspHasa macca
TeMnepatypa

HaeneHue HackIWeHWa
PaauauroHHee cEOACTES,

HaUEHKE
HedTe

B8R0 kg/m™3
0128 Pa*s
2100 J/ikg*K)
012 WH(m™K)
0.3 kgfmol
330K
14400000 Pa
O




Рисунок 4.10 – Параметры нефтегазовой жидкости

	[image: image260.png]80.000
64.000
48.000
32.000
16.000
0

CkopocTb [m/s]

KapTuHa B ceueHun 1: 3anumeka
KapTuHa Ha noBepxHocTu 1: 3anuBka
N3zonosepxHocTn 1

80.000
64.000
48.000
32.000
16.000
0

CkopocTb [m/s]

TpaekTopun notoka 1
Ppakuyua 1





	
	[image: image261.png]4551041.16
3926770.65
3302500.14
2678229.63
2053959.12
1429688 .61

HasneHue [Pa]

KapTuHa B ceueHun 1: sanumeka
KapTuHa Ha noBepxHocTu 1: 3anmBka
NzonosepxHocTu 1






	Рисунок 4.11 – Распределение скоростей потока жидкости с учетом кавитации
	
	Рисунок 4.12 – Распределение давления с учетом кавитационного воздействия


Кроме того, в районе отверстия седла наблюдается резкое изменение скорости потока, достигающее значений до 80 м/с. Это создает условия, при которых возникает обратное истечение жидкости, что недопустимо в процессе такта всасывания. Данные результаты указывают на наличие потенциально кавитационных явлений, которые могут негативно сказаться на эффективности работы насоса и привести к повреждениям его компонентов.

Таким образом, выявленные области обратного течения и резкие перепады скорости подчеркивают необходимость оптимизации конструкции клапана и контроля параметров потока. Для предотвращения кавитации важно учитывать динамику жидкости и применять методы, способствующие стабильности потока, что, в свою очередь, повысит надежность и долговечность насосного оборудования.

Расположение областей с увеличенной скоростью и обратным течением потока может быть вызвано неточностями обработки входных данных программой, поскольку реальный поток жидкости при заданных параметрах не демонстрирует кавитационных явлений в данной области. Для более точной оценки были проведены дополнительные расчеты давления жидкости (рисунок 4.12) с активированным модулем расчета кавитации в программе FloEFD.

Результаты этих расчетов представлены в виде изоповерхностей и стрелочного распределения потоков, что позволяет визуализировать процесс истечения жидкости внутри клапанного узла и выявить наиболее вероятные места образования кавитации. Такой подход дает возможность более глубоко проанализировать динамику потока и выявить зоны, подверженные кавитационным эффектам, что критически важно для повышения надежности работы насосного оборудования и предотвращения потенциальных повреждений.

Понимание этих процессов поможет оптимизировать конструкцию клапана и условия его эксплуатации, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению эффективности работы системы в целом.

Согласно рисунку 4.11, потоки жидкости движутся в направлении, противоположном фактическому направлению подачи плунжера, что недопустимо в условиях такта всасывания. Это явление указывает на ошибку программного расчета, связанное с отсутствием кавитации в исследуемой области.

Кроме того, данное явление может быть связано с высоким содержанием растворенного газа в жидкости. При входе жидкости в рабочую область насоса наблюдается снижение давления насыщения, что приводит к естественному газовыделению. Это явление не является кавитацией и не создает разрушительного воздействия на детали штангового насоса.

Понимание различий между газовыделением и кавитацией критически важно для оценки состояния и надежности насосного оборудования. Данные выводы подчеркивают необходимость более тщательного анализа характеристик жидкости и условий работы насоса для предотвращения возможных ошибок в моделировании и обеспечивания эффективной эксплуатации насосных систем.

Явление кавитации может возникать только локально, на участках с быстрыми изменениями показателей скорости или давления. На изоповерхности, представленной на рисунке 4.12, наблюдается снижение давления жидкости в области отверстия седла до 1,43 МПа. Уменьшение давления в данной области возможно при образовании значительного скопления газовых пузырьков, создающих разряженную смесь. Однако наиболее вероятная зона возникновения кавитации в клапане располагается в области сужения потока, в районе отверстий и на стенках, где наблюдается максимальное увеличение скорости потока жидкости.

При анализе рассчитанной изоповерхности (рисунок 4.12) отсутствует резкий перепад давления и скорости. Это позволяет сделать вывод об ошибочном расчете кавитации в среде FloEFD, поскольку при заданных параметрах (рисунок 4.10) в потоке жидкости не может возникнуть области кавитации.

Кроме того, фактор неравномерности заполнения насоса, определяемый как количество свободного газа в насосе V'гв(pпн)=2,4·10-4 м3/м3, создает область демпфирования резких перепадов давления внутри рабочей камеры насоса. Это существенно снижает вероятность возникновения кавитации и уменьшает долю кавитационного износа деталей насоса.

Таким образом, дальнейшее исследование и корректировка моделей для учета всех факторов, влияющих на кавитацию, являются необходимыми для повышения точности расчетов и улучшения надежности насосных систем.

Как видно, из анализа исследований и визуализации процессов, происходящих в рабочем пространстве штангового глубинного насоса, что внутренняя поверхность цилиндра штангового насоса более подвержена изнашиванию по сравнению с другими частями контактируемых деталей пары цилиндр-плунжер. Тонкий азотированный слой на внутренней поверхности цилиндра подвержен износу в виде раковин, сколов, царапин, который не защищен от коррозионных процессов среды, механического воздействия и АСПО.

Внутренняя поверхность цилиндра штангового насоса подвергается химико-термической обработке методом азотирования, что позволяет создать упрочненный слой толщиной до 0,5 мм. Этот процесс существенно увеличивает твердость поверхности, которая достигает значений в диапазоне 45–65 HRC. В то же время, на поверхность плунжера наносится порошковое покрытие из твердых сплавов, толщиной до 2 мм, что обеспечивает дополнительную защиту от износа [146, 147, 148, 149].

Несмотря на высокую твердость азотированного слоя, следует отметить, что его коэффициент изнашивания значительно ниже по сравнению с твердосплавным покрытием. Это свидетельствует о том, что, хотя азотирование эффективно повышает твердость и устойчивость поверхности к механическим повреждениям, твердосплавные покрытия обеспечивают еще более высокую защиту в условиях интенсивного абразивного износа.

Данное сочетание методов обработки, включающее как азотирование, так и нанесение твердых сплавов, позволяет добиться значительного повышения эксплуатационных характеристик деталей насосного оборудования. Это особенно актуально в условиях, когда компоненты подвергаются воздействию агрессивной среды и высоких механических нагрузок.

Таким образом, применение этих технологий не только продлевает срок службы насосов, но и снижает риск преждевременного износа, что в свою очередь способствует повышению надежности и эффективности работы насосных систем в целом. Дальнейшие исследования в этой области могут сосредоточиться на оптимизации параметров обработки для достижения лучших характеристик износостойкости и долговечности компонентов.

Поэтому в процессе эксплуатации на внутренней поверхности цилиндра образуются раковины, которые подвержены воздействию агрессивно-коррозионной среды, которая имеет в своем составе парафины (17,6%), смолы (9,56%), асфальтены (2,88%), а также твердых включений и песка, которые попадая между поверхностями трения выступают в роли агрессивного абразива высокой твердости. Таким образом, небольшое повреждение азотированного слоя приводит к ускоренному процессу коррозии внутри структуры материала под упрочненным слоем, увеличивая площадь износа поверхности цилиндра.

Именно это обстоятельство ставит задачу о необходимости увеличения износостойкости упрочняющего слоя, применением современных материалов и технологий.
4.3 Экспериментальное исследование качества упрочняющего слоя, выполненного напылением твердосплавного материала при вариации режимов лазерной технологии 
Огромное количество причин и факторов, катастрофически снижающие работоспособность и долговечность ШГН, обуславливает необходимость в разработке оптимального универсального способа изготовления ответственных внутренних поверхностей малого диаметра большой длины. Таким образом, стоит сложная научно-техническая проблема по разработке уникального способа изготовления внутренней поверхности штангового насоса малого диаметра, обеспечивающего высокие физико-механические свойства покрытия и технологичность изготовления. Проблема упрочнения поверхностного слоя внутренней поверхности цилиндра сконцентрирована на устранении величины механического износа с применением твердосплавного материала с коррозионостойкими свойствами.

В соответствии с нормативными документами [39], цилиндры ШГН, изготовленные из углеродистой или низколегированной стали (Сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-2016), упрочненные азотированием, имеют твердость внутренней поверхности 45(65 HRC (HV 4,5(8,0 ГПа). При этом общая глубина азотированного слоя составляет не более 0,2(0,5 мм. Это обстоятельство не исключает возможность повреждения поверхности упрочненного слоя и исключает восстановление изношенной поверхности данным методом.

Плунжеры изготавливают из нержавеющей или углеродистой стали. В качестве методов упрочнения поверхности плунжера выбираются следующие: азотирование, нанесение твердохромированного или твердосплавного покрытия. Твердость азотированной поверхности для таких сталей составляет 45(72 HRC (HV 4,5(12,0 ГПа), минимальная микротвёрдость на глубине 0,12 мм должна быть не ниже Нμ 4.4 ГПа (440 кгс/мм2). Микротвердость хромового покрытия составляет порядка HV 7,5÷11,0 ГПа (750÷1100 кгс/мм2) [39].

Технология ионно-вакуумного азотирования (ИВА) с глубиной 0,25÷0,30 мм увеличивает не прямолинейность оси участка цилиндра в среднем до 0,2 мм на каждый метр длины, что превышает допуск на этот параметр в 2 раза. Для обеспечения необходимого допуска в 0,1 мм, предусмотренного стандартами API и ГОСТ, выполняется правка поперечным изгибом. Это приводит к появлению на азотированной поверхности многочисленных трещин размерами от 2 до 5 мкм.
Далее после правки, для обеспечения гарантированного технологического зазора между плунжером и цилиндром от 0,025 мм до 0,163 мм, в зависимости от группы посадок, необходимо провести операцию хонингование. Этот процесс выполняется многорядными хонинговальными головками, которые имеют достаточно жесткий корпус. Такая механическая обработка поверхности обеспечивает прямолинейность оси цилиндра, но приводит к удалению части азотированного слоя на глубину 0,03÷0,1 мм.

Достоинство химико-термической обработки методом хромирования заключается в высокой твердости, повышенной износостойкости покрытия и отсутствие коробления тела цилиндра при нанесении этого покрытия. Недостаток – пористость любого покрытия на основе хрома и небольшая толщина упрочняемого слоя. Испытания на коррозионную стойкость хромового покрытия показывают, что по зонам возникновения дефектов происходит процесс интенсивного растрава как в ширину, так и в глубину металла.

Через семь суток эксплуатации размеры дефектов по глубине начинают превышать толщину покрытия, что свидетельствует о начале процесса коррозионного и эрозионного изнашивания основного металла. Сравнительные коррозионные испытания азотированного слоя, проведенные при различных параметрах снятия припуска 2–3 мкм и 50 мкм, показали значительное увеличение скорости коррозии. Так, скорость коррозии увеличилась в три раза, с 0,12 г/м²·ч до 0,37 г/м²·ч, эти результаты подчеркивают важность контроля толщины покрытия и его характеристик, так как более тонкие слои могут быть менее устойчивыми к коррозионным процессам.

Условия эксплуатации штанговых глубинных насосов месторождения Узень – это в основном обводненная нефть (85%) с высоким содержанием коррозийных элементов (соленая вода с С02 и Н2S) и с высоким содержанием абразивных компонентов (>) [109]. Механические примеси нефтяного флюида содержат кварцевый песок. Его уровень твердости по шкале Мооса составляет порядка 7 единиц из 10, что соответствует твердости 60(65 HRC (HV 710(845 кгс/мм2, т.е. 7(8,3 ГПа).
При возникновении не стандартных условий эксплуатации, например, отворот или обрыв штанги, искривление оси плунжера под действием изгибающих нагрузок и других ситуаций, происходит процесс царапания внутренних стенок цилиндра более твердым телом – плунжером. В этом случае происходит процесс механического изнашивания поверхности цилиндра с повреждением основного металла (На/Нм>1,4).

Скорость износа в пластовой воде по сравнению с нефтью в 5-6 раз выше и может достигнуть одного миллиметра в месяц.

При соблюдении требований технологических стандартов в процессе изготовлении насоса подразумевается, что значение коэффициента местного сопротивления зазора пары цилиндр-плунжер достаточно, чтобы давление в зоне контакта цилиндр-плунжер сверху и снизу было незначительным и обеспечивало утечки жидкости через зазор при первой и второй группе посадки 1-2% от объема перекачиваемой жидкости.

Технологией изготовления насосов предусматривается для каждой группы посадок Fit1…Fit5 с номинальными зазорами от 0,025-0,125 мм превышение предельного отклонения на 0,063 мм [39].

Это значительное отклонение вместе с номинальным зазором в отдельные моменты работы насоса позволяет проникать большему количеству добываемой жидкости, а величина зазора между стенками цилиндра и плунжера при δt≥0,163 не является препятствием для проникновения значительного количества песка. На практике это проявляется во время эксплуатации ремонтных СШН в скважинах межремонтный период, которых в 2-2,5 раза ниже скважин, в которых спущены новые насосы [150].

Еще одной важной причиной износа пары плунжер-цилиндр является невозможность центровки плунжера относительно цилиндра из-за кривизны скважины. Вследствие этого нормативный зазор выдерживаться не будет, и песок будет проникать в зазор и интенсивно изнашивать пару плунжер-цилиндр.

Решением технической проблемы уменьшения износа цилиндра предлагается в нанесении на внутреннюю поверхность цилиндра упрочняющего покрытия, обладающего высокой механической износостойкостью и инертными свойствами к агрессивной среде. 
В Европе широко применимы плазменные технологии изготовления нефтедобывающего оборудования с применением ионизированного газа, много композитных порошков и проволок [151, 152, 153]. 

Жесткие требования к штанговым насосам для малодебитных скважин предопределяют использование коррозионностойких и износостойких никелевых и кобальтовых сплавов, таких как ЗМИ-ЗУ, ЖС-6, U-5000, Fsx-414 и других. Структура этих сплавов состоит из Y-матрицы с равномерно распределенной в ней упрочняющей мелкодисперсной g-фазы.

В условиях высоких скоростей абразивно-эрозионного изнашивания сплавы подвергаются структурным превращениям, включая коагуляцию и изменения морфологии упрочняющей g-фазы и карбидов как в теле сплава, так и на границах зерен. Эти процессы могут привести к ухудшению механических свойств материалов, что непосредственно сказывается на их долговечности и надежности. Дальнейшая эксплуатация ШГН невозможна, хотя ресурс их работы не исчерпан [153, 154, 155, 156].
Изменения, происходящие в структуре сплава, могут увеличивать восприимчивость материала к дальнейшему износу и коррозии, что делает необходимым постоянный мониторинг и оценку состояния компонентов насосного оборудования. Для повышения устойчивости к абразивному износу и коррозии целесообразно разрабатывать новые композиции сплавов, а также внедрять технологии термообработки, направленные на улучшение микроструктуры и свойств сплавов.

Данные исследования могут также включать в себя анализ воздействия различных эксплуатационных условий на структурные изменения сплавов, что позволит создать более эффективные и долговечные материалы для применения в штанговых насосах.
Основным недостатком добывающего комплекса является снижение физико-механических свойств поверхности и коррозионное разрушение структуры, а также высокая шероховатость, которая при взаимодействии нефтяного флюида с высвобождаемыми кислотно-солевыми радикалами металла деградирует структуру ШГН. Основная проблема стоит в необходимости контроля микроструктуры, пористости и соблюдении баланса растягивающих и сжимающих напряжений. Следовательно, в СНГ технологии проектирования и изготовления добывающих комплексов значительно отстают от современных реалий. Актуальным способом является изготовление с применением высококонцентрированных источников лазерно-плазменной энергии.

Исследования Френкеля Я.И., Ивановского В.Н., Елагиной О.Ю. и других ученых [157, 158] показали, что лазерные технологии открывают новые возможности для контроля зернистости микроструктуры материалов и управления фазовым состоянием, включая мартенситную и аустенитную среды. Используя лазерную обработку, можно эффективно модифицировать поверхности деталей, что способствует улучшению их эксплуатационных характеристик.

Одним из значимых преимуществ лазерных технологий является возможность управления возникающими в материалах напряжениями. Вместо ограничения этих напряжений, их можно использовать для достижения положительного эффекта, например, создания сжимающих или растягивающих усилий, что может повысить прочность и износостойкость деталей.

Такой подход позволяет значительно улучшить свойства материалов, повышая их стойкость к коррозии и абразивному износу, а также увеличивая срок службы изделий. Внедрение лазерных технологий в производственные процессы может способствовать разработке новых, более надежных конструкций, отвечающих современным требованиям по надежности и долговечности. Таким образом, дальнейшие исследования в области лазерной обработки материалов могут привести к созданию инновационных решений для различных отраслей, включая нефтегазовую, где высокие требования к качеству и долговечности оборудования являются критически важными.

Научно-технологические нужды, сконцентрированы в отсутствии энергоэффективной технологии лазерной модификации внутренней поверхности малого диаметра. Важная проблема, которую необходимо решить, это разработка уникальной технологии упрочнения внутренней поверхности насоса диаметром до 44 – 50 мм на всей длине насоса 4÷6 м с заданными физико-механическими свойствами.

Ученые Al-Taq A.A., Бекетов С.Б., Арбузов В.Н., Буров Е.А., Галимуллин М.Л., D.A. Shock, J.O. Sudbury, J.J. Crockett доказали, что отложения в скважинах различаются по химическому составу в зависимости от группового углеводородного состава нефти [159, 160, 161].
В данной работе предложено использовать эффект взаимодействия кварцевых соединений и диоксида циркония с некоторыми видами металлов. Парафиновые молекулы участвуют в сокристаллизации с алкильными цепочками асфальтенов, образуя точечную структуру. В результате парафин не образует сплошной решётки перераспределяясь между множеством мелких центров и выделение парафинов на поверхности существенно ослабляется.

Проблему износа цилиндра предлагается решить применением керамического защитного слоя на внутренней поверхности отверстия на основе никелевых сплавов карбидного класса, высокой твердости и инертными свойствами. Для напыления керамического порошка возможно применение как плазменных, так и лазерных технологий напыления [162, 163]. Поскольку установки для плазменного напыления имеют размеры, в 1,5 - 3 раза превосходящие размеры установок, использующих технологию лазерного напыления, малый диаметр цилиндров (Ø38 – Ø44) и их значительная длина (до 6 м и более) ограничивают применение технологии плазменного напыления. Это делает лазерное напыление более подходящим вариантом для обработки длинных и узких деталей, обеспечивая более гибкие условия работы и меньшие ограничения по размерам.

Анализ технологий показывает, что в условиях ограниченного пространства наплавка лазерным напылением является более эффективной по сравнению с плазменной. Современные лазерные установки по сравнению с плазменными имеют меньшие масса-габаритные параметры, а также низкую энергоемкость и высокую эффективность, обеспечивая снижение штучных затрат.
Современным решением для упрочнения рабочих поверхностей является использование керамических материалов на основе диоксида циркония (ZrO₂) на стадии изготовления. Данный материал обладает широким спектром ценных свойств, включая высокую прочность, жесткость, термостойкость и коррозионную стойкость, что делает его идеальным материалом для защиты деталей от износа и разрушения в агрессивных условиях эксплуатации [129, 130]:

· сохранение прочности в широком диапазоне температур;

· высокий среди керамических материалов уровень трещинностойкости;

· высокая коррозионная стойкость;

· инертность к продуктам нефтедобычи;

· низкая теплопроводность;

· антифрикционные свойства.

Механическая обработка металлокерамических сплавов, направленная на достижение точных размеров (шлифование, хонингование), не имеет принципиальных отличий от обработки обычных металлов и сплавов.
Таблица 4.1 – Керамические сплавы на базе диоксида циркония [130]

	Свойства
	Металлокерамические сплавы

	Состав
	ZrO2 +Y2O3
	ZrO2 +MgO
	ZrO2 + CaO
	ZrO2 + Al2O3

	Плотность, г/см3
	5,8-6,05
	5,6-5,7
	5,6-5,7
	5,4-5,6

	Открытая пористость, %
	0
	0
	0
	0

	Твердость, HRC
	72
	72
	72
	72

	Прочность при изгибе, МПа
	300-1000
	500-600
	500-600
	1900-2100

	Прочность при сжатии, МПа
	2000-2200
	1800-1900
	1800-1900
	1900-2100

	Теплопроводность при 20-100 °С, Вт/мК
	2,0-2,5
	2,0-2,5
	2,0-2,5
	5-7

	Коэффициент линейного термического расширения при 20-1000 °С, 
	10-11
	10-11
	10-11
	5-7

	Максимальная температура эксплуатации, °С
	1000
	1000
	1000
	1000


Экспериментальное исследование подбора материала, исследования микроструктуры и микротвердости для лазерного наплавления цилиндра насоса проводилось на предприятии ТОО «Ремплазма».
Основу методологического подхода в исследовании составляет сочетание системного исследования основных особенностей процесса модификации высококачественного покрытия насоса с практической интеграцией результатов исследований. Исследуем изменение физико-механических свойств за счет механических свойств материалов, применяемых при упрочнении контактной поверхности цилиндра насоса. На рисунке 4.13 представлены закономерности изменения остаточных напряжений при разной толщине покрытий. 

Замеры были выполнены на прямоугольных фрагментах 1,5×10 из низкоуглеродистой стали. Образцы подвергались напылению с нанесением молибденового слоя, сплава никеля и диоксида циркония. Для оценки величины остаточных напряжений измерена кривизна данного образца. По мере возрастания толщины лазерного покрытия наблюдалось уменьшение остаточных напряжений, в момент достижения покрытием толщины 0,35-0,4 мм они достигали нуля. В последующем, при наращивании толщины в покрытии были отмечены остаточные напряжения сжатия, планомерно увеличивающиеся с возрастанием толщины. Остаточные напряжения растяжения были отмечены на всех покрытиях при напылении сплава никеля, причём планомерное наращивание толщины покрытия способствовало их росту. В частности, при толщине слоя в 0,5 мм остаточные напряжения были зафиксированы на уровне 7,0 Н/м2. Лазерное напыление диоксида циркония в покрытии способствовало образованию малых остаточных напряжений сжатия, величины которых были стабильны и не определялись толщиной покрытия. Данные параметры были зафиксированы на уровне 1,0-1,5 Н/м2 в покрытиях из диоксида циркония, которые наносились методом лазерного порошкового напыления, при этом были отмечены остаточные напряжения сжатия на уровне 0,2-0,4 Н/м2.

[image: image262.png]Oocm, K2C/MM? f, Mm
12

0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 h, mm



  [image: image263.png]Oocm, K2C/MM? f, Mm
16

1 - 3

12
- 0.3

8
4 - 0.2

4
5 0.1

0

- 0

-4
- -0.1

-8

0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 h, Mm




                 а)                                                                      б)

[image: image264.png]Oocm, K2¢/MM? f, mm

- -0.05





в)

а) – покрытие молибденом; б) – покрытие никелем; в) – покрытие диоксидом циркония; 1 – остаточные напряжения при плазменном напылении; 2 – остаточные напряжения при лазерном напылении; 3 – величина прогиба при плазменном напылении; 4 – величина прогиба при лазерном напылении

Рисунок 4.13 – Исследование изменения остаточных напряжений (σост) и величины изгиба (f) исследуемого образца конструкционной стали в зависимости от толщины (h) материала покрытия

Экспериментальные исследования проводились методом планирования многофакторного эксперимента. Для проведения экспериментального исследования выбраны параметр. По выбранному критерию оцениваем цилиндр насоса. Далее объединяем факторы эффективности в математическую модель.
В качестве критериев оптимизации лазерного наплавления определены следующие переменные: y1 – твердость наплавляемого слоя, y2 – прочность, y3 – адгезия (характеризующая силу и глубину сцепления). Перед построением матрицы наплавляемых экспериментов отбираем девять факторов: x1 – x9, каждый из которых варьировался на двух уровнях: max и min. Перечень учитываемых факторов представлен в таблице 4.2. Затем осуществили лазерную наплавку. Исследуемые параметры наплавки выбирали с учетом технологических особенностей и некоторых свойств материала.

Таблица 4.2 – Переменные параметры режима при эксперименте лазерной наплавки

	Режимные параметры
	Значения выбранных параметров

	х1 – никель, %
	75

	х2 – диоксид циркония, %
	4,5

	x3 – скорость лазерного излучения, м/с
	233

	x4 – мощность лазерного излучения, Вт
	2500

	x5 – диаметр пятна фокусирования излучения, мм
	2-2,2

	x6 – плотность энергии лазерного луча, Вт/см2
	3·105

	х7 – скорость вращения цилиндра, об/мин
	55

	x8 – расстояние от фокальной плоскости, мм
	60-80

	x9 – дистанция напыления, мм
	10-15


По результатам эксперимента получили полиномиальную зависимость, адекватно характеризующую процесс изменения y от выбранного критерия x8. Зависимость y1 (твердость) от x8 (расстояние от фокальной плоскости) выглядит: y1=-0,0119x82+1,6283x8+2,8517. Зависимость y3 (адгезия) от x9 (дистанция напыления) выглядит: y3=-1E-05x93+0,0017x92+0,3040x9–17,6380. Аналогично была установлена полиномиальная зависимость для y2 [164].
Установлено, что на твердость и адгезию наплавленного слоя, кроме ключевых режимов (плотность энергии лазерного луча, мощность лазерного излучения, скорость вращения колеса и т.д.), влияют и такие параметры, как время воздействия на поверхность, расстояние от фокальной плоскости и механические свойства фазы сталей. Обосновано, что превышение расстояния от фокальной плоскости более 80 мм приводит к снижению качества наплавки (твердости и адгезии). Значит, установленные зависимости позволяют оптимизировать режимы лазерной наплавки при восстановлении механических, структурных и геометрических характеристик цилиндра насоса.

При экспериментальных исследованиях учитывали максимально эффективное среднее значение функций отклика yun, определяя среднеквадратичное отклонение:

[image: image265.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

å

-

=

-

Z

n

u

n

un

n

y

y

n

S

1

1

1

1

.

Далее определим критерий Стьюдента tm:


[image: image266.wmf]m

n

n

un

n

pn

t

S

y

y

t

á

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

-

/

.
Величину критерия Фишера определим из равенства:


[image: image267.wmf](

)

22

/

PaqyT

FSSF

=á

.
Качественные параметры внутренней поверхности насоса при его изготовлении зависят от режимов лазерной напыления. Плотность энергии лазерного луча q с учетом длительности воздействия импульса τ от теплофизических параметров a, R и k определим из равенства:


[image: image268.wmf](

)

(

)

t

p

a

R

k

T

T

q

H

-

-

=

1

2

,
где Т – температура поверхности; Тн – номинальная температура; (1 – R) – поглощенная мощность.

Частота технологического вращения цилиндра насоса на станке определена из выражения:

[image: image269.wmf]h

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

×

×

=

bD

h

d

V

n

c

л

п

2

250

,
где Vn – скорость подачи порошка, мг/мин; dл – диаметр сфокусированного луча, мм; hc – толщина слоя напыления, мм; b – ширина шва, мм; D – диаметр цилиндра насоса, мм; η – коэффициент напыления, который определяется следующей зависимостью:

[image: image270.wmf]I

G

h

=

h

,
где Gh – масса наплавленного на шов металла за отрезок времени; I – сварочный ток.

При термическом воздействии на цилиндр, происходит расширение материала поверхности вследствие температурной разности основы и покрытия. Этот процесс возможно контролировать оптимизацией параметров лазерного напыления, например, таких как скорость лазерного излучения, мощность лазерного излучения и плотность энергии лазерного луча. Оптимизация параметров способствует исключить чрезмерное искажение геометрических проектных размеров и сохранить фазовую структуру игольчатого мартенсита (рисунок 4.14 и 4.15). 
[image: image271.png]Ocuy, Mlla
50

40 1
30
20

10

0 JA),
60 80 100 120 140 160 180 200 220 Y(B)




Рисунок 4.14 – Зависимость изменения прочности сцепления покрытия от вольтамперной характеристики режимов и дистанции напыления:
1 – lн=10 мм, 2 – lн=15 мм

Как результат исследования, установленные зависимости уравнений регрессии позволили обосновать эффективные режимы лазерного напыления при увеличении напряжения. Следовательно, технология лазерного напыления обеспечивает гибкое регулирование основных технологических параметров восстановления сварочный ток I; напряжение на дуге UД, плотность тока J, скорость наплавки νн и шаг наплавки S.

[image: image272.png]TeeppocTb, HRC
w w (% (%) 1% w
N w B (%] a ~N

40

50

60 70 80 90

PacctoaHune ot d)OKaﬂbHO;I NJIOCKOCTU, MM

100




Рисунок 4.15 – Зависимость твердости от расстояния до фокальной плоскости
С целью разработки энергоэффективного способа упрочнения технологией лазерного напыления необходимо обосновать оптимальные режимы нанесения покрытия. Для исследования подготовлены образцы твердосплавной стали размером 15х30х15 мм с наплавленными валиками из самофлюсующегося порошка с легирующим элементом никеля марки ПГ-СР2 либо его заменяющий 15Х17Н12Ф3 (15Cr17Ni12V3F35ZrO2). Грануляцию частиц порошка выбрали особо мелкую – от 40 до 120 мкм [138].
Технология лазерного напыления проводилась при скоростях наплавки νн=10, 15, 20 мм/с, при дистанции наплавки lн=10, 12 и 15 мм и мощности излучения Р=1000÷3000 Вт при сканировании лазерного луча за один проход. Далее напыленные образцы разрезались перпендикулярно направлению напыления, подготовились микрошлифы наплавленного слоя для определения геометрических параметров слоя: ширины b и высоты h валиков. Измерения данных параметров проводилось на оптическом микроскопе «Микро Р200».

Покрытие напыления состоит из зоны напыленного порошка, зона термического воздействия, зона основного металла. На рисунке 4.16 представлено изменение микротвердости при разной скорости напыления в зависимости от толщины напыленного валика.

Анализируя графики исследования микротвердости, наблюдается резкий скачок роста микротвердости при переходе из основного металла в наплавленный валик, свидетельствующий о маленькой величине переходной зоны. При дальнейшей толщине покрытия 0,8÷1,4 мм микротвердость находится практически на одном уровне 670 HV, что указывает на однородность материала и равномерность температуры распределения по разрезу валика 10 мм. При дистанции 10-15 мм и скорости наплавки 15 мм/с наблюдаем высокую микротвердость, а низкую микротвердость видим при понижении скорости наплавки до 10 мм/с.

[image: image273.jpg]02

04 o8

08 z

12 14

‘Tonuyuwa Hansinsemoro caos b, mm

—e—ve10mm/c

—e—v-15mm/c

—e—v=20mm/c

16

18




Рисунок 4.16 – Измерение микротвёрдости (HV) по толщине напыляемого слоя (h) при различных скоростях напыления
Оптимальные значения микротвердости 670 HV достигнуты благодаря оптимальной переходной зоне сплавления 0,8÷1,45 мм и диаметре луча лазера до 1,3 мм. Высокая микротвердость достигнута при оптимально обоснованной дистанции 10 – 15 мм и скорости наплавки 15 мм/с. Дальнейшее увеличение переходной зоны до 1,45 мм существенно не изменяет микротвердости, а с увеличением толщины до 1,6 мм резко снижается микротвердость до 540 HV.
Установлено уравнение регрессии исследуемых зависимостей микротвердости от толщины наплавленного слоя при скорости наплавки 15 мм/с описано y=-977,58x2+2499,7x+3689,5 с коэффициентом корреляции R²=0,9314, при скорости 10 мм/с уравнение регрессии данной зависимости определено y=-1,2083x2+44,2312x+2592,1 с R2=0,98.

Таким образом, данные исследования указывают на необходимость предварительного изучения процесса напыления с износостойким присадочным материалом для получения необходимого качественного покрытия. Установленные закономерности позволяют производить подбор материала и выбор режимов лазерного напыления для получения оптимальных свойств покрытия из сплава ПГ-СР2 (15Х17Н12Ф335ZrO2) и ПЦРК-3 с содержанием (1,5-5,2% ZrO2). При выборе оптимальных режимов лазерного напыления изменяли значения мощности излучения, скорости и фокусного расстояния наплавки, диаметра лазерного луча. При скорости наплавки 15 мм/с микротвердость изменялась в широких пределах 550÷675 HV в наплавленном слое и данная скорость определена как оптимальная. Изменяя плотность мощности энергии лазерного луча, определено, что при повышении микротвердость понижается, зарождаются термические дефекты, при понижении – также идет снижение микротвердости наплавленных слоев и происходит не полное сплавление порошкового материала. Также увеличение микротвердости происходит при уменьшении дистанции наплавки лазером [138].

Оптимальный состав порошковой композиции для технологии лазерного напыления предлагается (15Х17Н12Ф335ZrO2) с легирующим элементом – никелем системы Ni-Cr-B-Si и ПЦРК-3 с содержанием (1,5-5,2% ZrO2). Высокая микротвердость достигнута при оптимально обоснованной дистанции 60-80 мм и скорости напыления 15 мм/с. Дальнейшее увеличение переходной зоны до 0,35 мм существенно не изменяет микротвердости, а с увеличением глубины до 0,5 мм резко снижается микротвердость [138].
Установив металлографическими исследованиями оптимальную микроструктуру, удалось обосновать оптимальные режимы упрочнения внутренней поверхности цилиндра: мощность излучения 2000÷3000 Вт; скорость наплавки 10÷15 мм/с; диаметр пятна фокусирования излучения 1,5÷2,5 мм; диаметр обрабатывающего лазерного пятна (дистанция напыления) – 10÷20 мм; плотность энергии лазерного луча – 3·105 Вт/см2; расстояние от фокальной плоскости – 50÷200 мм; массовый расход наплавочного порошка 0,25 г/с.

Для упрочнения внутренней поверхности цилиндра лазерным напылением различные источники рекомендуют применять порошковые твердые сплавы на никелевой основе с не превышающей 200 мкм грануляцией (ПР-Н70Х17С4Р4, ПР-Н67Х18С5Р5 и др.). Эти порошковые сплавы включают в свой состав присадки бора и кремния, которые при оплавлении образуют оксиды B2O3 и SiO3. Эти оксиды расплавляются как стекловидные вещества и выходят на поверхность покрытия в виде боросиликатных шлаков, что способствует самофлюсованию и снижению температуры плавления до 9800÷1080°С [44, 138]. Поэтому эти сплавы пригодны для напыления с оплавлением.

Форма частиц порошка также важна для получения качественных покрытий. Частицы порошков, применяемых для нанесения покрытий, должны быть сферическими или комкообразными. Такая форма частиц обеспечивает хорошую сыпучесть, что позволяет точно регулировать и поддерживать стабильный расход порошкового материала.

Из имеющихся механических смесей для напыления оптимальный состав выглядит следующим образом: железный основа – порошок ПЖРВ-2, порошок ПН73Х16С3Р2 (15-20%), бура (10-15%), порошок ПН55Т45 (15-20%), сормайт (1-5%), порошок алюминиевый ПА-4 (1-4%), порошок медный ПМС-1 (1-2%), галониды (ОМ)-(1-2%). Антикоррозионные свойства придает порошок с диоксидом циркония 15Х17Н12Ф335ZrO2. Установлено, что при испытании на отрыв по штифтовой методике Ni-Al-ZrO2 отрыв происходит из-за расслоения покрытия, т.е. отделяются частицы друг от друга, слабее оказывается когезионная прочность, чем адгезия. Таким образом, повышение прочности покрытий на разрыв осуществляется за счет роста прочности межчастичных связей и путем улучшения механических свойств материалов напыляемых частиц. В качестве легирующих добавок предлагается использовать порошковые материалы, повышающие механические свойства покрытия и улучшающие свариваемость частиц. Для порошков ПС12НБК-01 и ПГТГ12Н-02 необходим хром металлический, Бор ГОСТ 5905-89, Никель Ni3 (98,3%), КMnO4 светло-салатный цвет, СОSO47H2O, К2G2O4 коричнево зеленый. В процессе формирования покрытия, движущиеся частицы, нагретые до высокой температуры, постепенно наслаиваются на поверхность основы или другие, уже остывшие частицы. В процессе напыления не происходит значительного повышения температуры основы, поэтому охлаждающиеся после удара частицы, сжимаются больше, чем металлические основы. В результате этого при нормальной температуре в напыленном покрытии возникают остаточные напряжения сжатия или растяжения.

Процесс механической обработки и последующее лазерное воздействие приводит к формированию внутренних напряжений. После нанесения матовой подложки перед лазерным напылением в щадящем режиме осуществляли изотермический отпуск цилиндра. Остаточное напряжение определяли методом, основанным на магнитной памяти металла. Выравнивание напряженного состояния осуществляли термоциклированием. Первый нагрев осуществляли до температуры 680+20 °С. Технологическая выдержка из расчета 3÷5 мин на 1 мм толщины цилиндра. Далее производили подстуживание до температуры на 50 °С выше температуры второго рода охрупчивания. Производили нагрев до 660+20 °С и осуществляли выдержку по i-ому циклу. Всего производили 5 циклов с возможностью снижения остаточных напряжений до минимального значения. Затем осуществляли процесс лазерного напыления на предварительно подготовленную поверхность. Наплавленную поверхность и зону термического влияния подвергали ультразвуковой ударной обработке, причем кратность обработки ЗТВ задавали равной (n+1), где n кратность обработки наплавленного металла. Кроме того, рабочую поверхность после ультразвуковой ударной обработки подвергали механической обработке, травлению и осуществили напыление защитного слоя с сопутствующим оплавлением, после чего выполняли термоциклирование, обеспечивая остаточные напряжений ниже порогового значения. Обоснованные режимы термоциклирования позволяют моделировать фазовый состав микроструктуры упрочненной поверхности из материалов аустенитного и мартенситного классов.

Однако в процессе отпуска после нанесения подложки в переходной зоне от напыленного металла к основному металлу формируется ферритная прослойка. Это происходит в результате вынужденного диффундирования углерода. Неоднородность по углероду, а также и по легирующим элементам является естественным инициатором статических и динамических напряжений, т.к. более прочная зона с повышенным содержанием углерода при силовых нагрузках менее деформируется и передает пластическое деформирование на ослабленную зону ферритной прослойки. Прочность ремонтной зоны снижается (до 60%). Толщина ферритной прослойки составляет до 250 мкм. Ферритная прослойка является естественным концентратором напряжений, которые локализуют пластические деформации в узкой зоне. Высокий отпуск приводит в значительной степени к слиянию и коагуляции карбидов. Распад карбидов и растворение углерода с легирующими элементами в аустените идет менее интенсивно, это снижает стойкость к вибронагрузкам. Для устранения этого недостатка производили термоциклирование переходной зоны.
После последнего нагрева производили охлаждение на воздухе до комнатной температуры. В результате этого происходит интенсивное α↔γ фазовое превращение, что приводит к быстрому распаду ледебуритной эвтектики и неравноосных структур подкалки. Как следствие, снижается твердость. Длительность одного термоцикла 5÷10 минут, а всего цикл – 30 минут. Приведенные данные получены опытным путем в условиях ТОО «Ремплазма». Применение лазерной технологии упрочнения и наличие точечного импульса лазера исключает перегрев поверхности и не искажает оптимальную фазовую структуру насоса. В результате лазерного напыления микроструктура в переходной зоне и во всем напыленном металле практически не имеет ферритной прослойки, т.к. углерод не успевает перераспределиться и диффундировать в основной металл. При данной технологии прочностные характеристики повышаются на 10÷15%.
На основании выше изложенного проведен сравнительный анализ двух технологий упрочнения поверхности деталей, подвергающихся интенсивному износу – это метод химико-термической обработки – азотирование и технология лазерного напыления металлокерамическим сплавом 15Х17Н12Ф3ZrO25. Сравнительные характеристики методов упрочнения стальных образцов представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Сравнительные характеристики методов упрочнения стальных образцов

	Характеристики упрочненного поверхностного слоя
	Метод упрочнения поверхностного слоя стали 38ХМЮА

	
	метод химико-термической обработки – азотирование 
	технология лазерного напыления  металлокерамическим сплавом 15Х17Н12Ф3ZrO25 

	Твердость, HRC / НV
	60 / 7700
	58 / 6700

	Твердость на глубине 0,037 мкм; HRC / НV
	48 / 4900
	55 / 6400

	Глубина упрочненного слоя, мм
	0,2 – 0,5 
	0,8 –1,45 

	Открытая пористость, %
	более 7 %
	2,6

	Остаточные напряжения, Н/м2
	7,0 
	0,2 – 0,4 

	Скорость азотирования/ напыления
	0,01 мм/ч
	10 – 15 мм/с

	Время процесса, час
	21
	25,6

	Партия цилиндров, шт.
	8
	8

	Длина цилиндра, м
	6
	6

	Температура процесса, (С
	500 – 620 
	2700


Результаты проведенного экспериментального исследования подтверждаются и хорошо согласуются с прогнозирование ресурса на этапе проектирования и оценке остаточного ресурса при эксплуатации в процессе изнашивания контактирующих поверхностей штангового глубинного насоса.
4.4 Оценка процесса изнашивания деталей пары плунжер-цилиндр при сравнении двух технологий упрочнения поверхности деталей
Одним из основных критериев исчерпания ресурса изделия или его отдельных компонентов служит предельный износ, который выступает индикатором достижения критического состояния объекта [165, 166]. Это обуславливает необходимость разработки методов расчета характеристик изнашивания конкретного устройства, основанных на аналитических зависимостях, описывающих как сам процесс изнашивания, так и его конечные последствия.

Процесс изнашивания определяется множеством факторов [167], большая часть которых носит случайный характер. Учет всех этих факторов в единой модели и описание процесса с помощью единой аналитической зависимости практически невозможны. Исследования, проведенные Дроздовым Ю.Н., Поповым В.Л. и другими исследователями [165, 168, 169, 170], показали, что в трибологической литературе нет универсальных уравнений, которые могли бы точно предсказать результаты изнашивания и быть применимы на практике.

Для оценки процесса изнашивания деталей машин используются следующие три показателя [171]:

· износ (И) – линейный износ, т.е. изменение размера детали, измеренное в направлении, перпендикулярном поверхности трения, зависящий от скорости изнашивания (γ) и времени наработка на отказ (t):

[image: image274.wmf],

t

И

×

=

g

 мм;
· скорость изнашивания (γ): 

[image: image275.wmf],

t

И

=

g

 мм/час или мм/сут,
где И – износ, возникший за определенный интервал времени t, мм;

t – величина этого интервала времени, час.

· интенсивность изнашивания (J):


[image: image276.wmf]m

v

k

J

×

=

   или   
[image: image277.wmf],

L

И

J

=


где k – коэффициент, величина которого зависит от свойств абразивных час​тиц и параметров потока жидкости или газа;
v – скорость потока;
т – показатель степени, зависящий от материала детали;

L – путь трения, на котором произошел износ.

Процесс абразивного изнашивания представляет две формы его проявления: механохимическая (коррозионно-механическая) и механическая (рисунок 4.17). Проявление этих форм зависит от соотношения твердости абразивных частиц и рабочих поверхностей деталей. Если твердость абразивной частицы Hа и твердость основного материала детали Нм соизмеримы, наблюдается механохимическая форма изнашивания. Результатом такого изнашивания является разрушение абразивными частицами окисной пленки поверхностного слоя детали (рисунок 4.17, а). При соотношении твердостей На/Нм>1,7 возникает механическая форма повреждаемости (микрорезание), т.е. повреждение абразивными частицами основного материала детали (рисунок 4.16, б) [172].
[image: image278.png]



                                             а)                                              б)
а) – механохимическая, б) – механическая

Рисунок 4.17 – Формы абразивного изнашивания

Одними из наиболее известных и широко используемых аналитических зависимостей для прогнозирования величины износа трущихся поверхностей являются уравнения Арчарда (или Хольма – Арчарда) [165, 170, 173, 174, 175]. Эти уравнения обычно представляют в следующем виде:

	
[image: image279.wmf]H

N

K

l

V

=

 ,
	(4.20)


 или в виде:
	 
[image: image281.wmf]H

p

K

l

n

h

=

,
	(4.21)

	
	


 где 
[image: image282.wmf]L

V

l

V

=


 и  – соответственно объемная и линейная интенсивности изнашивания;

V и h – объем и толщина слоя изношенного материала; 
L – путь трения; 
N – нормальная нагрузка на контакт; 
H – твердость поверхностных слоев материала трущихся деталей; 
K – эмпирический коэффициент, обычно называемый коэффициентом изнашивания;
pn – номинальное контактное давление.

Несмотря на кажущуюся простоту, уравнения (4.20) и (4.21) отражают основные закономерности, выявленные в ходе многочисленных экспериментальных исследований. В частности, они демонстрируют следующие ключевые тенденции:

· более твердые поверхности трущихся деталей изнашиваются медленнее по сравнению с менее твердыми [176];

· износ пропорционален пути трения [173] (при этом прямая пропорциональность не является единственным возможным вариантом);

· с увеличением нормальной нагрузки износ трущихся деталей возрастает [173].

Однако эти зависимости являются лишь приближенными, поскольку уравнения описывают износ в ограниченном диапазоне параметров и при условии, что механизм изнашивания остается неизменным в процессе эксплуатации. Экспериментальные данные показывают, что зависимости интенсивности изнашивания от различных параметров часто носят нелинейный и степенной характер.

Уравнения (4.20) и (4.21) носят эмпирический (или полуэмпирический) характер. Тем не менее, можно привести аргументы фундаментального физического свойства, которые обосновывают их применение [170, 173]:

1. Очевидно, что объем изношенного материала является результатом процессов разрушения поверхностных слоев трущихся тел, что требует определённых затрат энергии. В связи с этим разумно предположить, что объем износа пропорционален работе сил трения V ∝ FтрL=fNL, где f – коэффициент трения. Таким образом, объемная интенсивность изнашивания пропорциональна нормальной нагрузке (4.20).
2. Величина твердости в уравнениях (4.20) и (4.21) служит, прежде всего, верхней оценкой фактического контактного давления pr. При пластической деформации неровностей шероховатости контактирующих поверхностей контактное давление рано твердости поверхностного слоя pr=H. Заменяя pr его верхней оценкой H, получаем уравнение (4.20). Кроме того, твердость материала характеризует его прочностные свойства, такие как предел текучести и предел прочности, которые оказывают влияние на процессы износа.
, из чего следует, что V ∝ N/pr, а при упругой деформации меньше этого значения, но стремится к нему с ростом нагрузки. При условии, что износ происходит по поверхности фактического контакта неровностей шероховатости трущихся слоев, то можно рассматривать объем изношенного материала как пропорциональный фактической площади контакта Аr=N/pr
В последнее время для обоснования уравнения Арчарда активно используются современные методы исследования. Так, в обзорной работе [177] представлены результаты численного моделирования процесса формирования частиц износа при адгезионном изнашивании. На основе модельного потенциала парного взаимодействия атомов и модели контактного взаимодействия неровностей шероховатости предложено физическое обоснование коэффициента K в уравнении Арчарда. Аналогичный подход применяется также в работе [178], где численное моделирование используется для объяснения механизма формирования частиц износа при адгезионном изнашивании. Авторы приходят к выводу, который ранее был сделан многими исследователями: линейная зависимость интенсивности изнашивания от нормальной нагрузки является частным случаем более общей степенной зависимости, где показатель степени превышает единицу.

Таким образом, несмотря на известные ограничения уравнения Арчарда, оно может служить аналитической основой для прогнозирования ресурса фрикционного соединения. Специфика механизма изнашивания определяется коэффициентом изнашивания K. Рекомендации по его экспериментальному нахождению представлены в работе [166], а ориентировочные значения коэффициента K можно найти в литературе, например, в книгах [173, 179], где он приводится как функция от материала трущихся поверхностей, или в статье [180], где коэффициент K рассматривается как функция условий трения.

При использовании уравнений (4.20) или (4.21) для прогнозирования величины износа (при заданной длительности эксплуатации) или ресурса (при заданной величине допустимого износа) необходимо учитывать важный фактор, связанный с обработкой рабочих поверхностей фрикционных соединений. На сегодняшний день практически во всех таких соединениях поверхности деталей подвергаются упрочняющим обработкам, таким как химико-термическая обработка, обработка концентрированным потоком энергии, а также нанесение износостойких покрытий. В результате этих процессов в материале деталей фрикционной пары формируется градиент твердости от поверхности вглубь материала (по глубине). Этот градиент твердости не учитывается в уравнениях (4.20) или (4.21). Даже в случае отсутствия специализированной упрочняющей технологии, поверхностные слои материала могут упрочняться в процессе механической обработки детали. В то же время, возможен и противоположный эффект – разупрочнение поверхности, т.е. возрастание твердости с глубиной, что может являться проявлением так называемого эффекта Ребиндера, который связан с адсорбционным снижением прочности на поверхности материала.

Типовые виды зависимостей твердости материала детали от глубины (расстояния от рабочей поверхности) представлен на рисунке 4.18. 

   [image: image289.jpg]


             [image: image290.jpg]


                  
                                         а)                                                 б)

а) монотонная (линия 1 ‒ упрочнение; 2 – разупрочнение поверхностных слоев); б) немонотонная (зона 1 – упрочняющее покрытие; 2 – переходная зона; 3 – неупрочненный материал)

Рисунок 4.18 – Зависимость твердости материала детали H от глубины h при различных технологиях обработки поверхности
Зависимости, показанные на рисунке 4.18,а, характерны для деталей, подвергшихся механической обработке. В этом случае поверхностные слои могут быть как более твердыми, чем основной объем материала (линия 1), так и менее твердыми (линия 2), как уже упоминалось ранее. Для гальванизированных покрытий или нанесенных другими методами покрытий характерны зависимости, показанные на рисунке 4.18,б. Наличие переходной зоны 2, как правило, объясняется взаимной диффузией материалов подложки и покрытия. Подобные зависимости распределения твердости по глубине могут наблюдаться также для поверхностей, обработанных с помощью лазерной или электронно-лучевой технологии.

Для описания зависимостей, соответствующих рисунку 4.18,а, в работе [181] предложено следующее аналитическое выражение:

	
[image: image291.wmf]m

h

h

m

e

H

H

H

-

+

=

0

,
	(4.22)


где H0 – твердость материала в объеме (на большом расстоянии от поверхности); 
h – глубина слоя материала (расстояние от поверхности); 
Hm и hm – эмпирические константы;
H0+Hm; – твердость при h=0
hm – характеризует быстроту изменения твердости с глубиной.
Зависимости, характер которых соответствует рисунку 4.18,б, предлагается описывать аналитическим выражением вида:

	
[image: image297.wmf]m

h

h

h

m

e

H

H

H

0

1

0

-

+

+

=

,
	(4.23)


где h0 – эмпирическая константа, соответствующая глубине условной границы между зонами 1 и 3 (рисунок 4.18,б), которая может быть рассчитана по приближенной формуле:

	
[image: image298.wmf]1

4

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

D

×

»

h

H

H

h

m

m

,
	(4.24)


 где (ΔH/Δh) ‒ наклон кривой H(h) в точке h=h0.
При h=0 и 
 уравнение (4.23) является частным случаем уравнения (4.24).
На основании выше изложенного, в работе [182] были получены аналитические зависимости оценки ресурса фрикционного соединения с учетом изменения твердости по глубине материала:

	
[image: image302.wmf]L

Kp

e

e

h

H

h

H

H

n

h

h

h

h

h

m

m

m

m

m

=

+

+

+

+

-

-

0

0

1

1

ln

)

(

0

,
	(4.25)


где L=v·t – путь трения.

Обозначив, 
[image: image304.wmf]0

0

H

H

H

m

+

=

Y



 QUOTE [image: image305.png]


  как степень упрочнения, уравнение (4.25) может быть записано в виде:

	
[image: image306.wmf](

)

L

H

p

K

e

e

h

h

n

h

h

h

h

h

m

m

m

0

0

0

1

1

ln

1

=

+

+

-

Y

+

Y

-

-

,
	(4.26)


Приведенные зависимости с хорошей точностью описывают экспериментальные данные (рисунок 4.19).
[image: image307.png]HV
350

300

250

200

150

100

4

5 h, mm



[image: image308.png]HV
700

600

500

400

300

1.2h, mm





а)                                                                           б)
а) Сталь 45Г2, обкатка роликом [182]; б) Сталь 30ХГСА, лазерная закалка [183];

точки – экспериментальные значения; линии – теоретические зависимости (уравнение 4.24)

Рисунок 4.19 – Изменение микротвёрдости по глубине
Принимая в качестве критерия наступления предельного состояния достижение допустимого износа hпред, из уравнения (4.26) получена формула для прогнозирования ресурса фрикционного узла в виде предельного пути трения:
	
[image: image310.wmf](

)

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

+

-

Y

+

Y

=

-

-

m

пред

m

h

h

h

h

h

m

пред

n

пред

e

e

h

h

Kp

H

L

0

0

1

1

ln

1

0

,
	(4.27)

	
	


Анализ уравнения (4.27) и рисунок 4.20 показывает, что повышение степени упрочнения ψ позволяет повысить ресурс фрикционного соединения. Изменяя соотношение этих факторов, можно определить их оптимальное сочетание, как показано на рисунке 4.21 [184]. При определенных параметрах менее износостойкое (менее твердое) покрытие может обеспечить больший ресурс, чем существенно более износостойкое (более твердое) покрытие меньшей толщины. и толщины покрытия h0
На основе полученных зависимостей (4.24) и (4.27) проведено аналитическое сравнение предельного пути трения упрочненных методом азотирования и лазерного напыления поверхностей в режиме сухого трения по параметру величины линейного износа. При расчетах предполагалось, что коэффициент изнашивания K остается постоянным в течении всего процесса и не изменяется на границе зоны термического воздействия. Есть основания считать это предположение справедливым как минимум на интересующем нас участке до предельной глубины изнашивания.
[image: image313.png]hih,

1,5 4

0,5

1

15 2 25 3 35 4
K(p,/Hy)(L/hy)

hih,
2

1,5 4

0,5

1

15 225 3 35 4
K(p,/Ho)(L/h)




а)                                                   б)
а) влияние степени упрочнения ψ (верхняя кривая для ψ = 3, нижняя ‒ ψ = 1,5);

б) влияние параметра hm (верхняя кривая для hm/ h0= 0,2, нижняя – hm/ h0= 0,02)

Рисунок 4.20 – Зависимость относительной величины линейного износа от безразмерного пути трения
[image: image314.png]hrlpell

2/1





1 – менее твердое, но более толстое покрытие; 2 – более твердое, но менее толстое покрытие; hпред – предельная величина линейного износа

Рисунок 4.21 – Изнашивание упрочненных деталей
Исходные данные для расчета представлены в таблице 4.4. Результаты расчета представлены в графическом виде. На рисунке 4.22 показана зависимость микротвердости по толщине покрытия. Поверхностная твердость азотированного покрытия больше, чем у напылённого, однако толщина покрытия значительно ниже. 

Таблица 4.4 – Исходные данные для расчета пути трения 

	Параметр
	Азотирование
	Лазерное напыление

	Микротвердость покрытия, HV
	770
	670

	Расстояние до переходной зоны, мкм
	125
	320

	Микротвердость материала в объеме, HV 
	250
	250

	Номинальное контактное давление, МПа
	1
	1

	Коэффициент изнашивания, см³/Н·м
	10-6
	0,69·10-6

	Предельный износ, мкм
	37
	37


[image: image315.png]HY, Mla
800

500

400

300

200

100
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 h, Mkm

a3oTMposaHme

HanbineHme = = — npeaeNbHbli MaHoC (37MKM)





Рисунок 4.22 – Микротвердость по толщине покрытия

[image: image316.png]250
200
150
100
50
0
0,00 500,00 1000,00 1500,00 200000 L 10°m
asoTuposane HanbineHe npesienbHbIii H3HOC (37MKM)

i, MKM

45

40

200,00 250,00 300,00 350,00 L, 10°m




Рисунок 4.23 – Сравнение износостойкости материалов для разных покрытий

Как видно из рисунка 4.23, для допустимого износа hпред равного 37 мкм прогнозированное значение предельного пути трения для азотированного покрытия составляет 269,6 км, а для покрытия на основе диоксида циркония, полученного методом лазерного напыления, этот показатель составляет 359,3 км. Таким образом предполагаемый на данном этапе прирост времени наработки от применения альтернативной технологии составляет 33%.

В данной прогнозной модели не учитывалось влияние смазки перекачиваемой жидкостью и наличие в ней абразивных включений. Однако, следует отметить, что диоксид циркониевые покрытия обладают по сравнению с азотированными покрытиями большей стойкостью к абразивному износу.

Выводы по четвертой главе
Моделированием гидродинамического течения нефтесодержащей жидкости в рабочей камере установлено, что при прохождении через клапан механически сложная нефтегазовая жидкость приобретает определенную скорость и с той же скоростью движутся и механические примеси в нефтяной среде, деградируя рабочую поверхность сопряженных деталей насоса.
Основные факторы, формирующие скоростной поток механически сложной нефтегазовой жидкости, являются изменение значений расхода жидкости Qклвс и диаметр отверстия в седле клапана dклвс.
Эффективность добычи нефти определяется механизмом изнашивания пары «цилиндр-плунжер» штангового глубинного насоса. Это связано с постоянно нарастающим слоем АСПО, коксованием механических примесей и возможностью процесса наиболее вероятного образования мест кавитации на внутренних поверхностях удлинителя и НКТ. 
Упрочнение поверхностного слоя внутренней поверхности цилиндра сконцентрирована на устранении величины механического износа благодаря применению твердосплавного материала, обладающего высокой механической износостойкостью и инертными свойствами к агрессивной среде.
По результатам эксперимента установлена полиномиальная зависимость, характеризующая процесс изменения твердости от расстояния до фокальной плоскости: НRC=-0,0119x82 + 1,6283x8 + 2,8517. 

По результатам эксперимента установлена полиномиальная зависимость, характеризующая процесс изменения микротвердости по толщине напыляемого слоя при различных скоростях напыления: HV=-977,58h2+2499,70h+3689,50 при v=15 м/с.

По результатам эксперимента установлена полиномиальная зависимость изменения прочности сцепления покрытия от вольтамперной характеристики режимов и дистанции напыления: σсц=-1E-05lн3+0,0017lн2+0,3040lн–17,6380. Максимальное значение прочности сцепления покрытия достигается при дистанции напыления lн=10 мм напряжении U=170 В.
Экспериментальным путем установлено, что при разработке технологического процесса лазерного упрочнения контактирующих поверхностей деталей нефтяных насосов необходимо контролировать структурные превращения и потенциал напряженности структуры с керамическим покрытием.
Для получения необходимых физико-механических свойств поверхности упрочнения лазерным напылением предлагается использовать композиционные многокомпонентные, хорошо сбалансированные порошковые материалы. Из имеющихся механических смесей для напыления оптимальный состав выглядит следующим образом: железный основа – порошок ПЖРВ-2, порошок ПН73Х16С3Р2 (15-20%), бура (10-15%), порошок ПН55Т45 (15-20%), сормайт (1-5%), порошок алюминиевый ПА-4 (1-4%), порошок медный ПМС-1 (1-2%), галониды (ОМ)-(1-2%). Антикоррозионные свойства придаёт порошковая композиция 15Х17Н12Ф335ZrO2 с легирующим элементом никелем системы Ni-Cr-B-Si и ПЦРК-3 с содержанием (1,5-5,2% ZrO2).
Оптимальные значения микротвердости поверхности насоса 670 HV достигнуты благодаря оптимальной переходной зоне наплавления 0,8 – 1,45 мм. Высокая микротвердость достигнута при оптимально обоснованной дистанции 10-15 мм и скорости наплавки 15 мм/с. Дальнейшее увеличение переходной зоны до 1,45 мм существенно не изменяет микротвердости, а с увеличением толщины до 1,6 мм резко снижается микротвердость. 

На основе известных условий эксплуатации насоса, свойств материалов упрочненного слоя и его толщины для цилиндра и плунжера, можно получить зависимость износа во времени. Для принятого значения межремонтного периода, определяется величина износа и соответственно среднего зазора между плунжером и цилиндром.
5 ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЛАЗЕРНОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА
5.1 Конструктивно-технологическая эффективность применения мобильной установки

Разрабатываемое изделие относится к различным отраслям промышленности, в частности к машиностроению, металлургии, технологии лазерного сварочного производства и другим. Целью разработки мобильной портативной установки лазерного напыления является повышение эксплуатационной эффективности за счет модульности конструкции и многофункциональности, создание комплекса автоматизированного управления установкой, а также улучшение качества покрытия внутренних длинномерных цилиндрических поверхностей малого диаметра. Разработка изделия нацелена на применение в нефтедобывающей промышленности для нанесения упрочняющих, антикоррозионных и защитных покрытий на основе многокомпонентных порошков, полимеров или керамики.
Улучшение конструктивно-технологической эффективности применения портативной лазерной установки достигается за счет: 

· эксплуатации в ограниченных по диаметру пространствах;

· автоматизации эксплуатации и управления;

· адаптивности к техническим параметрам обрабатываемых изделий и применяемым материалам;

· снижения трудоемкости и повышения производительности выполняемых работ;

· модульности и соответственно увеличения функциональных возможностей;

· повышения качества сцепления напыляемого материала с базовой поверхностью при обработке внутренних поверхностей труб ШГН.

Таким образом, предлагаемая разработка мобильной установки (рисунок 5.1) представляет собой эффективное решение для улучшения качества и долговечности внутренних поверхностей длинномерных труб и цилиндров насосов малого диаметра, что имеет важное значение для нефтедобывающей отрасли [185].

[image: image317.png]



Рисунок 5.1 – Мобильная установка лазерного напыления

Установка лазерного напыления состоит из трех модулей: источник лазерного излучения, установка подачи газа и порошкового материала с системой смешивания и головки лазерного напыления. Разделение установки на модули позволяет при необходимости производить их замену под текущие потребности, осуществлять ремонт только отдельных модулей, упрощает транспортировку. Первые два модуля не рассматриваются в данной работе. Для них определяются только необходимые выходные эксплуатационные параметры. Предметом рассмотрения является головка лазерного напыления. 

Многофункциональная головка напыления (рисунок 5.1) имеет модульную структуру, состоящую из трёх основных компонентов: блока напыления, подающего механизма и механизма стабилизации. Эти модули соединены между собой при помощи жестких соединительных муфт, что обеспечивает лёгкую замену и настройку отдельных модулей.

Обрабатываемый пустотелый цилиндр (труба, штанга и т.п.) устанавливается и закрепляется во вращательном механизме. Во внутрь детали заводиться головка напыления. Центрирование головки относительно обрабатываемой детали обеспечивается модулем стабилизации, который также предотвращает вращение остальных узлов вместе с обрабатываемой деталью.

Модуль стабилизации включает корпусной элемент, компенсационный цилиндр и осевую втулку. Осевая втулка жестко крепится к корпусному элементу, что гарантирует прочность конструкции. Компенсационный цилиндр установлен на осевой втулке через подшипники и соединен с корпусным элементом посредством внутренней шестерни, которая взаимодействует с двигателем, жестко закреплённым на корпусном элементе.

Компенсационный цилиндр, оснащённый вдоль оси цилиндра несколькими рядами роликов, выполняет функции центрирования узла напыления. Он вращается вместе с обрабатываемой деталью благодаря прижиму этих роликов, оставаясь в состоянии свободного перемещения вдоль оси обрабатываемой детали. Двигатель обеспечивает обратное вращение корпуса головки относительно вращающейся детали, тем самым стабилизируя узел напыления (рисунок 5.2, 2). Установленные датчики (датчик оборотов, акселерометр и гироскоп), обеспечивает адаптивное управление. Это управление учитывает скорость вращения детали и компенсирует нестабильность вращения и возможные толчки.
К осевой втулке и корпусному элементу подключены подающие механизмы, которые играют важную роль в процессе напыления. На подающем узле смонтированы направляющие приводные ролики с регулируемым углом поворота. Эти ролики преобразуют вращательное движение детали в поступательное движение установки (рисунок 5.2, 1). Изменяя угол поворота роликов с помощью двигателя, можно регулировать скорость осевого перемещения установки, что позволяет точно настраивать процесс напыления под конкретные условия.
[image: image318.jpg]



Рисунок 5.2 – Кинематика движения установки
Блок напыления устанавливается на переднем конце установки и отвечает за непосредственное нанесение порошкового материала. Углы наклона сопла и лазерного луча регулируются независимыми двигателями через систему рычагов и передач. Это обеспечивает высокую точность и гибкость в настройках, позволяя адаптировать процесс напыления к требованиям конкретной операции.

Лазерное излучение и газопорошковая смесь подаются от источника по оптоволокну и резиновому шлангу соответственно сквозь головку напыления и крепятся к узлу напыления. Угол подачи излучения в зону обработки регулируется механизированным зеркалом с автоматическим управлением. Такая компоновка без большого числа зеркал и линз упрощает конструкцию и повышает КПД лазера.

Газопорошковая смесь подается в зону обработки через универсальное регулируемое двусоставное сопло. Внутренняя часть выполнена в форме конуса с конфузорно-диффузорными проточками по внешней части для подачи смеси. В центральной части по оси конуса выполнено цилиндрическое отверстие для вывода лазерного излучения строго по фокусу сопла. Внешняя часть сопла представляет собой конусообразную крышку, навинчивающуюся на внутреннюю. Площадь открытого сечения сопла регулируется посадкой крышки.

Для изготовления сопла с его сложной системой проточек, а также для многих других элементов конструкции головки напыления 3D-принтер, что снижает затраты на производство и позволяет оперативно осуществлять ремонт и модернизации установки.

Таким образом, модульная конструкция установки, продуманное центрирование узла напыления и система адаптивного управления обеспечивают высокую эффективность и стабильность процесса лазерного напыления, что делает эту установку универсальным инструментом для решения разнообразных промышленных задач.

5.2 Конструкция головки для лазерного напыления
Головка напыления (рисунок 5.3) имеет модульную конструкцию: блок напыления (рисунок 5.4), подающий механизм (рисунок 5.5), механизм стабилизации (рисунок 5.6). Корпус узла напыления 2, корпус подающего механизма 16 и корпус механизма стабилизации, состоящий из осевой втулки 21 и корпуса компенсатора 30, объединены попарно между собой соединительными муфтами 15 и 20. В передней части головка напыления закрыта торцевой крышкой 1.
[image: image319.png]



Рисунок 5.3 – Головка лазерного напыления в сборе

Управление головкой напыления осуществляется автоматически путем задания входных параметров до начала обработки через систему управления. Адаптивность управления обеспечивается комплектом датчиков обратной связи (на схемах не указаны). Транспортные магистрали (оптоволокно, шланг подачи газопорошковой смеси, кабеля питания и управления) подводятся со второго торца, проходят через полую внутреннюю часть головки до соответствующих узлов и на схемах не указаны.
[image: image320.png]VA




Рисунок 5.4 – Конструкция блока напыления
Лазерный луч направляется к узлу напыления по оптоволокну (на схеме не указан) через всю внутреннюю часть головки напыления и проецируется на зеркало 6. Угол отражения луча регулируется двигателем угла наклона 3 посредством зубчатого шарнира 5. Затем луч через осевое отверстие конуса корпуса сопла 8 проходит сквозь защитное стекло 10, которое предотвращает попадание инородных частиц на оптический разъем и фиксируется прижимным гужоном 9, и выходит через фокусирующее отверстие наконечника 11.

Напыляемый материал по транспортному шлангу (на схеме не указан) подается технологическим газом через конфузорно-диффузорные проточки корпуса сопла 8. Регулировочный конус 12, соединённый с креплением конуса 13 через резьбовое соединение, позволяет регулировать выходной зазор до фокусирующего наконечника 11 и формирует струю газопорошковой смеси. Угол напыления изменяется перемещением регулировочного ползуна 4 на заданное расстояние с помощью линейного привода 14, что приводит к повороту корпуса сопла 8 через шарнир 7 на угол до 30º.
[image: image321.png]



Рисунок 5.5 – Конструкция подающего механизма
Подающий узел осуществляет поступательное движение лазерной головки путем преобразования вращательного движения обрабатываемой заготовки за счет установки угла наклона приводного ролика подачи 17. Угол устанавливается через плоскую шестерню 19 от вала двигателя подачи 18. Изменяемый угол наклона ролика позволяет регулировать скорость осевого перемещения, создавая спиральный путь, по которому обкатывает поверхность заготовки приводной ролик, перемещая корпус лазерной головки вдоль оси вращения.

[image: image322.png]20

VR ey
C AT I
o




Рисунок 5.6 – Конструкция механизма стабилизации
Механизм стабилизации включает осевую втулку 21, на которой установлены упорные 22 и игольчатые 23 подшипники. На их вращающейся опоре размещен компенсационный цилиндр 24 с рядами осевых роликов 25, которые прижимаются к поверхности обрабатываемой заготовки с помощью прижимной планки 26, предотвращая проворот цилиндра. Внутренняя шестерня 27 соединена с компенсационным цилиндром 24, а нейлоновый подшипник корпуса 28 облегчает вращение и фиксирует прилегающие детали. С основной частью лазерной головки связан корпус компенсатора 30, на котором жестко закреплен шаговый двигатель компенсационного цилиндра 29. Двигатель придает вращательный момент узлу стабилизации, направленный в противоположную сторону от вращения заготовки.

5.3 Электронная система управления лазерной установкой
Для достижения заложенных характеристик разработанного приспособления спроектирован электронный управляющий модуль (ЭУМ), который представляет собой сложную интегрированную систему, основанную на использовании микроконтроллера Arduino. Эта архитектура обеспечивает модульную структуру, что, в свою очередь, значительно расширяет функциональные возможности головки напыления. Модульная конструкция способствует высокой технологичности и ремонтопригодности, что в сочетании с аддитивными технологиями позволяет оперативно производить ремонт, замену и модернизацию компонентов, обеспечивая тем самым длительный срок службы и стабильную работу устройства.
[image: image323.png]I

3nexTpo- U sKoHTpOosb 060poTOB

ABuratenb LU MHXPOHM3ALMA
L1 jo6oporos

& . *[lpaiieep sBuratena
*Mpuém Warosoiii AN

ynpasnaiouiero pevraTens Mg
curnana

Mogynb
ceran




Рисунок 5.7 – Структура электронного управляющего модуля
В основе ЭУМ лежит микроконтроллер ATmega328p, который служит основным элементом для обработки информации. Этот микроконтроллер осуществляет прием управляющих данных от Wi-Fi радиомодуля NRF24L01+. К портам компактой платы Arduino Nano подключаются все вспомогательные модули, включая электродвигатели, шаговые двигатели и различные датчики. Структурная схема ЭМУ в разрезе основных и вспомогательных модулей представлена на рисунке 5.7.
[image: image324.png]MWUKpOKOHTpo/IIEp

ABuratensc Mogynb obpaTHomn

[ApaiiBepom CBA3W UM JaTYMK
ynpasneHua NoNOKEHNA





Рисунок 5.8 – Укрупненная схема системы управления
Конструкция головки напыления включает в себя электродвигатели с редукторами и шаговые двигатели, которые играют ключевую роль в управлении движением и позиционированием рабочих органов. Шаговые двигатели позволяют точно перемещать механизмы, выполняя заданное количество шагов, что делает их незаменимыми для достижения высокой точности в напылении. Дополнительно в системе используются датчики угла поворота и датчики контроля оборотов, которые обеспечивают необходимую обратную связь о состоянии работы двигателей. Контроль и координацию работы двигателей обеспечивает микроконтроллер, который, согласно алгоритмам управляющей программы, обрабатывает данные с датчиков и выдает соответствующие сигналы драйверам управления двигателей. Упрощённую схему взаимодействия элементов системы управления иллюстрирует рисунок 5.8. Схема включения управляющих элементов представлена на рисунке 5.9. 
[image: image325.png]W4

T

| <

| J |

Lo S ,

o o

N -
IS |

| 3 N |

(! M M , ,

N [ S| | S— . _

7_‘“‘\\“‘[4 7

|

L ggzepbauyy ,

L ounpJy ,

I eee—————

] 1
T A
| | LN
W AHY
L——




Рисунок 5.9 – Схема включения управляющих элементов
В подающем узле (рисунок 5.5, позиция 18) приводной ролик подачи (рисунок 5.5, позиция 17) с углом поворота до 180º управляется шаговым двигателем со встроенным планетарным редуктором. Управление осуществляется по показаниям датчика угла поворота, установленном на платформе приводного ролика. Уровень напряжения, снимаемый с потенциометра датчика, преобразуется в цифровые значения с помощью аналогово-цифрового преобразователя, что позволяет микроконтроллеру осуществлять точный расчет и контроль. Структурная схема взаимодействия управляющих элементов представлена на рисунке 5.10.
[image: image326.png]W
I3

[Inanemaphsiu
peaykmop

Y7 Ha mukponpoyeccope

J[TYH A Tmel 328P
WAETAVEE

non3syH

P/

S

| /loc/T| Fapl 1] ALIT | LIATT




Рисунок 5.10 – Структурная схема взаимодействия управляющих элементов
Таблица 5.1 – Обозначение модулей на схеме

	Узел напыления
	ДЛП
	Драйвер линейного привода

	
	ЛП
	Линейный привод

	
	КНП
	Концевик нулевого положения линейного привода

	
	ДДУН
	Драйвер двигателя угла наклона

	
	ДУН
	Двигатель угла наклона

	
	КНУ
	Концевик нулевого угла

	Узел подачи
	КП1…2
	Контроллер поворота приводного ролика

	
	ДП1…2
	Драйвер поворота

	
	ДУП1…2 
	Двигатель угла поворота

	Узел стабилизации
	ДДК
	Драйвер двигателя компенсации

	
	ДКЦ
	Двигатель компенсационного цилиндра

	
	ДС
	Датчик скорости повороту компенсационного цилиндра

	
	КУ
	Концевик упорный крайнего положения


Система управления также включает дополнительные механизмы для стабилизации установки (рисунок 5.6, позиция 29). Контроль скорости вращения компенсационного цилиндра (рисунок 5.6, позиция 24) осуществляется по показаниям датчика количества оборотов, основанного на оптопаре. Для обеспечения качества напыления необходимо поддерживать стабильность положения сопла относительно вертикальной оси. Для этого скорости вращения компенсационного цилиндра и обрабатываемого цилиндра должны совпадать по значению и быть противоположными по направлению. Коррекция значения отклонения по величине производится по показаниям гибридного датчика MPU6050, имеющего в своей конструкции гироскоп и акселерометр. Первый измеряет ориентацию и угловую скорость установки, в то время как второй реагирует на резкие перемещения и колебания. Расчётные значения, получаемые после обработки сигналов с датчика, применяются для уточнения заданной скорости вращения компенсационного цилиндра. При отклонении сопла от вертикали в сторону вращения базовой детали корректирующее значение вычитается из расчетной скорости, а при отклонении в противоположную сторону – добавляется.

В узле напыления, представленный на рисунке 5.4, установлены два шаговых двигателя, которые играют ключевую роль в обеспечении точности и адаптивности процесса напыления выполняют два шаговых двигателя установленные в узле напыления (рисунок 5.4). Первый из двигателей оснащен винтовым валом и направляющей, что позволяет ему осуществлять линейное перемещение сопла в диапазоне от 0 до 8 мм для точной настройки расстояния между соплом напыления и обрабатываемой поверхностью, что непосредственно влияет на качество нанесенного покрытия.

Вращение вала второго двигателя, через установленную на валу шестерню, приводит в движение зубчатый шарнир (рисунок 5.4, позиция 5), который, в свою очередь, изменяет угол наклона поворотного зеркала со специальным многослойным покрытием (рисунок 5.4, позиция 6), что также является важным аспектом для оптимизации процесса напыления. Изменение угла наклона зеркала позволяет точно направлять лазерный луч на обрабатываемую поверхность, обеспечивая поддержание оптимального режима нанесения покрытия.
Таким образом, сочетание шаговых двигателей и набора датчиков в установке под управлением ЭМУ позволяет достигать необходимой повторяемости и стабильности в позиционировании, высокой степени точности в процессе работы, что критически важно для достижения высококачественных результатов напыления.

5.4 Расчет оптимальных параметров источника лазерного излучения
Напыление – это сложный технологический процесс, при котором материал в виде порошка или мелких частиц переносится на поверхность основного материала для создания покрытия, обладающего определенными характеристиками. Эффективность и качество данного процесса во многом зависят от выбора и настройки оборудования. Лазерные системы обеспечивают высокую точность и контроль процесса. Основными взаимосвязанными параметрами являются мощность излучения и объем подачи напыляемого материала. 

Мощность лазерного источника является критическим фактором, определяющим его способность эффективно нагревать и плавить материал. Более мощные лазеры могут обеспечить быстрое и качественное покрытие, однако необходимо учитывать, что выбор мощности должен соответствовать характеристикам обрабатываемого материала.

Эффективность подачи порошка также значительно влияет на равномерность и качество покрытия. Системы с регулируемыми расходами и настройками давления позволяют оптимизировать процесс, обеспечивая стабильный поток материала и его точную доставку к поверхности.
Определение характеристик источника лазерного излучения начинается с расчета оптимального расхода газопорошковой смеси, подаваемой через сопло. Этот расчет включает несколько ключевых параметров: пропускную способность сечения сопла, количество напыляемого материала и расход газа, необходимого для эффективной транспортировки порошка к обрабатываемой поверхности. Мощность, площадь и скорость подачи смеси являются параметрами, определяющими эффективность воздействия лазерного излучения на обрабатываемые материалы для начала процесса плавления переносимого материала и его равномерного распределения по поверхности. Степень воздействия излучения от указанных параметров определяется зависимостью (5.1) [187]:

	
[image: image327.wmf],

2

)

1

(

2

0

н

П

Т

V

ar

k

R

q

Т

+

-

×

»

p


	(5.1)


где q0 – плотность мощности излучения, Вт/см2;
R – коэффициент отражения поверхности, для диоксида циркония, R = 0.7;
k – теплопроводность диоксида циркония; k = 3,5 Вт/м∙К;
a – температуропроводность материала, мм/сек2;
r – радиус области воздействия луча, r = 0,5 мм;
Vп – скорость гранул порошка (рисунок 5.11); 

Tн – начальная температура, Tн = 22 °C.
[image: image329.png]



Рисунок 5.11 – Моделирование подачи напыляемого материала в газовой среде

Температуропроводность вещества рассчитывается по зависимости:

	
[image: image330.wmf],

C

k

a

ц

×

=

r


	(5.2)


где ρц – плотность диоксида циркония, ρц=5,68 г/см3;
C – удельная теплоёмкость, C=0,45 Дж/г∙К.
Моделирование процесса подачи напыляемого материала показало, что скорость подачи напыляемых частиц Vп в зоне пятна контакта на базовой поверхности составляет 17 м/с при массовом расходе транспортирующего газа 1 грамм/с (рисунок 5.11).

Плотность мощности излучения определяет количество энергии, распределенное на единице площади в заданный момент времени. Этот ключевой показатель влияет на эффективность процесса напыления. Чем выше плотность мощности, тем более интенсивным будет воздействие лазера на материал, что может обеспечить эффективное плавление порошкового материала, способствуя его переносу и адгезии на поверхности. Однако слишком высокая плотность негативно сказывается на качестве покрытия так как может привести к перегреву или разрушению материала. Поэтому оптимизация плотности мощности является важным этапом в настройке лазерных систем для достижения желаемых результатов.

Зависимость плотности мощности излучения (q0) от радиуса пятна засветки луча (r) носит нелинейный характер и прямо пропорционален мощности лазерного источника, что продемонстрировано по результатам расчета на рисунке 5.12. 
[image: image331.png]H 1KBT H2KBT W 3KBT HA4KBT




Рисунок 5.12 – Диаграмма распределения плотности мощности излучения по областям воздействия от источников излучения различной мощности
Температура в зоне воздействия должна обеспечивать уровень, соответствующий началу процесса плавления, и не превышать уровень температуры кипения вещества. Для диоксида циркония этот диапазон температур лежит в пределах от 2715°С до 4300°С. На рисунке 5.13 показано расчетное поле температур в зависимости от пятна контакта и мощности излучателя.

При выборе источника излучения необходимо учесть такой критический фактор, как температурное влияние мощности лазерного источника излучения на оптоволокно.


[image: image332]
Рисунок 5.13 – Поле температур по областям воздействия от источников излучения различной мощности
При передаче лазерного излучения через оптоволокно часть энергии поглощается самим волокном или его оболочкой, что приводит к повышению температуры оптического кабеля. Увеличение температуры может вызвать деградацию материала оптоволокна и ухудшению его механических и оптических свойств. Особенно это касается оконечных элементов кабеля. Поэтому при использовании лазеров с мощностью более 1,5 кВт обычно используют жидкостное охлаждение, что усложняет конструкцию разъемов и фокусирующих головок (рисунок 5.14), а также требует дополнительного оборудования для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости.
[image: image333.png]U 12°0)
el
(ug90)
ww gl

d3d=04- - - - - - -

(uv0g)
wwe'Ls

(uesg)
ww $'69

(‘ur £8°0)
ww 0220

(uigz'g)
ww 6261

(U 15°0)
ww 0Ly

Fiber End Plane

L« = Free Space in Front of Connector

FEP




Рисунок 5.14 – Конструкция оптоволокна с разъемом для жидкостного охлаждения для транзита излучения высокой мощности (15 кВт) [188]

Таким образом, исходя из произведенных расчетов для обеспечения компактности установки целесообразно применять источники лазерного излучения от 1 до 1,5 кВт при радиусе области засветки 0,5 мм. В качестве транспортной среды оптического сигнала рекомендуется использовать оптоволокно «COHERENT RQB Fiber Optic Cable» с компактным разъемом (рисунок 5.15). При этом требуемый диаметр луча в 1 мм обеспечивается сердечником оптоволоконного кабеля с оптическим разъемом. Далее сформированный луч с помощью регулируемого зеркала направляется в точку схождения с потоком подаваемого материала покрытия.
[image: image334.png]& .
:
£

T

RQB

Max. Diameter including
the Removable Gaiter

0220 mm
(087n)





Рисунок 5.15 – Чертеж выходного разъема оптоволоконного кабеля [188]

С целью обеспечения оптимальных характеристик в процессе напыления необходимо рассчитать пропускную способность соплового аппарата и скорость наплавки материала. Так для обрабатываемой цилиндрической поверхности диаметром 44 мм при толщине слоя напыляемого материала не менее 0,6 мм за один круговой проход луча необходимо гарантировано получить 81,81 мм3 покрытия. При плотности материала покрытия 5,9 г/см3 необходимо доставить в зону расплава 0,48 г порошка или 0,0846 см3.

Для определения массового расхода газа необходимого для транспортировки 0,48 грамм напыляемого материала и обеспечивающего требуемую скорость частиц 17 м/с в зоне расплава проведено компьютерное моделирование в программном комплексе FloEFD. Согласно полученных результатов (рисунок 5.16) требуемый расход газа составляет 0,7 г/с. Это значение критично для обеспечения эффективного напыления.

В зависимости от размера гранул напыляемого вещества и расхода транспортирующего газа требуемая пропускная способность сопла устанавливается за счет настройки проходного сечения между направляющим и регулировочным конусами. Настройка производится смещением регулировочного конуса по резьбовому соединению с шагом резьбы 1 мм, что обеспечивает необходимую адаптацию процесса напыления к специфическим условиям работы.

[image: image335.png]0.7000
0.6800
0.6600
0.6400
0.6200
0.6000
0.5800

0.5600
0

Maccosblii pacxoa [g/s]

GG MaccoBbIi pacxoa 1

30

40
Wrepaumn []

50

60

70

CkopocTb [m/s]

Tpaektopuu noToka 1





Рисунок 5.16 – Моделирование массового расхода газа в программном комплексе FloEFD

Подача лазерной головки рассчитывается в соответствии с определенными ранее оптимальными значениями скорости напыления (10÷15 мм/с), длины одного витка по цилиндрической поверхности (диаметр цилиндра 44 мм), диаметра пятна контакта (5÷10 мм) и ширины зоны перекрытия витков (5%). Для этих параметров величина подачи будет лежать в диапазоне 20÷60 мм/мин.

5.5 Разработка технологии упрочнения внутренней поверхности цилиндра штангового насоса с применением разработанной установки лазерного напыления

На основании выше проведенных исследований и обосновании разработки мобильной установки лазерного напыления для внутренних цилиндрических поверхностей малого диаметра разработана технологии упрочнения внутренней поверхности цилиндра штангового насоса с применением разработанной установки лазерного напыления.
Обеспечение соответствия поверхности перед нанесением напыления критически важно для достижения долговечных и качественных покрытий. Применение различных методов подготовки поверхности позволяет добиться оптимальных условий для успешного процесса напыления.

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, таких как масла, грязь, ржавчина и окалина. Наличие примесей может привести к плохой адгезии покрытия. Наиболее распространённые способы подготовки поверхности под напыление разделяются на два вида – это механические и химические методы. Чаще всего, применяются механические способы подготовки поверхности, такие как, обработка дробью, накатка, обдувка песком, нанесение нарезки и т.д. Наиболее эффективным является нарезание резьбы с последующей обработкой дробью. Прочность сцепления при такой обработке исчисляется прочностью на разрыв и равна 190 МПа, но существует риск снижения усталости и прочности детали. В данном случае цилиндр не испытывает знакопеременных нагрузок способных привести к разрушению детали. Поэтому было принято решение применить метод нарезания резьбы расточной головкой с последующей дробеструйной обработкой.

Маршрутная карта лазерной обработки цилиндра ШГН представлена в приложении Е.
Выводы по пятой главе

Разработанная лазерная технология изготовления и упрочнения внутренней поверхности контактирующей пары «плунжер-цилиндр» малого диаметра (44 мм) добывающих насосов, позволяет получить высокое качество (σ, пористость<7%, Кi) поверхности упрочнения, имеющей оптимальные значения толщины покрытия (h), микротвердости поверхности (Hμ), твердости поверхностного слоя (61÷65 HRC), полное сплавление порошкового материала, эффективное сплавление частиц основного металла с напыляемой поверхностью (σсц), уменьшить термическое воздействие на основной металл и снизить уровень остаточных деформаций и напряжений в цилиндре насоса.
Разработанная конструкция управляемой установки для лазерного напыления позволяет наносить многокомпонентные порошковые покрытия с улучшенными характеристиками на внутренние поверхности малого диаметра (44 мм) длинномерных цилиндров (до 6 м) скважинного штангового глубинного насоса, обеспечивая непрерывный и равномерный процесс лазерного напыления. А лазерный импульс обеспечивает высокое качество напыления, адгезионные свойства и исключает перегрев поверхности в зоне термического влияния [185].
Для активации процесса плавления частиц в зоне схождения, оптимальным решением является применение источники лазерного излучения мощностью от 1 до 1,5 кВт при радиусе области засветки 0,5мм. При мощности источника больше 1,5 кВт требуется использование жидкостного охлаждения для обеспечения приемлемого температурного режима фокусирующей головки.
Для повышения эксплуатационных параметров (Нμ, Ra, σсц) упрочненной поверхности обоснованы оптимальные характеристики высококонцентрированного источника лазерной энергии и оптимальные режимы упрочнения внутренней поверхности цилиндра: мощность излучения 2000…3000 Вт; скорость напыления 10-15 мм/с; диаметр пятна фокусирования излучения 1,5…2,5 мм; диаметр обрабатывающего лазерного пятна – 5÷10 мм; плотность энергии лазерного луча – 3·105 Вт/см2; расстояние от фокальной плоскости – 15 мм; массовый расход наплавочного порошка 0,25 г/с.

6 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ И РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
6.1 Анализ параметров надежности нефтяных скважинных фильтров 

Для интенсификации добычи нефти в большинстве случаев применяют разнообразные способы воздействия на призабойную зону пласта, которые зачастую приводят к интенсификации выноса механических примесей. Это, в свою очередь, часто становится причиной отказов насосного оборудования. В результате довольно высокий процент отказов оборудования происходит именно по причине засорения механическими примесями [189]. В отдельных случаях доля таких отказов может доходить до 80%.
В настоящее время разработаны разнообразные методы, направленные на компенсацию негативного воздействия механических примесей. Данные методы повышения работоспособности скважного оборудования можно сгруппировать в две категории – технологические и технические. К технологическим методам борьбы можно отнести такие решения, как применение проппанта Fores RCP [190, 191], технологии «ЛИНК» [192, 193], SandAid™ [194], циклическая эксплуатация скважин [195, 196]. К техническим методам относится применение различных фильтров, устанавливаемых на забое или эксплуатируемых в составе скважного насосного оборудования [197].
Объектом исследования выбран нефтяной скважинный фильтр. Данное изделие включает в себя сложную систему взаимодействующих элементов и предназначено для обеспечения свободного доступа в скважину добываемой жидкости без посторонних включений механических примесей и предотвращения обрушения ствола скважины. Нефтедобывающая промышленность остро нуждается в надежных фильтрах, поскольку вынос механических примесей проявляется в виде образования песчаных пробок, а также вызывает абразивный износ наземного и подземного оборудования, что является одной из основных причин финансовых потерь, связанных с ремонтом оборудования и простоем добывающих скважин.

Степень влияния технических характеристик скважинных фильтров на эксплуатационные показатели можно оценить с помощью системного анализа, QFD-метода (Quality Function Deployment, структурирование функции качества) и диаграммы Паретто. Выбранные методики управления качеством позволяют поэтапно перевести конечные пожелания к продукту в технические требования к изделию, компонентам и процессам. Методы помогают сосредоточиться на ключевых характеристиках и оценить их влияние на принимаемые технические решения. Для четкого представления разнообразия исследуемых параметров, необходимых для QFD-методологии, рассмотрим известную классификацию скважных фильтров [198]:

· по конструкционным типам (с перфорацией, проволочные, сетчатые, щелевые, комбинированные);
· по составу фильтрующего элемента (прорезные, пружинные, комбинированные, сетчатые, проволочные);
· по материалам (пластмассовые, из цветных металлов, комбинированные, из нержавеющей стали);

· по технологии изготовления элементов (механическая обработка, комбинированная, намотка, наклеивание, физико-техническая обработка, обработка давлением);
· по форме отверстий на фильтрах (круглые отверстия, вертикальные/горизонтальные щели, квадратные/эллипсоидные щелевые отверстия).

При анализе многозвенной классификации выделяется множество факторов, оказывающих влияние на работоспособность фильтров, включая конструкционные, технологические и другие. Наиболее распространенными в нефтедобыче являются щелевые фильтры (рисунок 6.1). Технические характеристики стандартной конструкции щелевого перфорированного фильтра представлены в таблице 6.1 [199, 200].

[image: image336.emf]
Рисунок 6.1 – Защитный щелевой фильтр от механических примесей
Таблица 6.1 – Технические характеристики щелевых фильтров
	L, мм
	D, мм
	d, мм
	N, шт
	Резьба
	Номинальная пропускная способность, м3/сут

	156
	33,5
	4
	90
	G1-B
	360

	260
	42,3
	5
	102
	G1 ¼ - B
	

	286
	48
	5
	152
	G1 ½ -B
	


Системный анализ позволяет представить скважинный фильтр как статистическую модель, состоящую из взаимодействующих параметров [201]. К ним относятся входные и управляемые параметры (например, форма и материал фильтрующего элемента, размеры зазоров между щелями), контролируемые и случайные параметры, и выходные эксплуатационные параметры, как показано на рисунке 6.2.
 
[image: image337.emf]Щелевой фильтр

У

п

р

а

в

л

я

е

м

ы

е

 

п

а

р

а

м

е

т

р

ы

В

ы

х

о

д

н

ы

е

 

п

а

р

а

м

е

т

р

ы

Контролируемые параметры

Случайные параметры

Диаметр отверстий

Форма фильтроэлемента

Материал фильтра

Т

и

п

 

ф

и

л

ь

т

р

а

Т

е

х

н

о

л

о

г

и

я

 

и

з

г

о

т

о

в

л

е

н

и

я

 

ф

и

л

ь

т

р

о

э

л

е

м

е

н

т

а

Н

о

р

м

ы

 

н

а

 

и

з

г

о

т

о

в

л

е

н

и

е

Возможность 

самоочищения

Надежность фильтра

П

р

о

ж

и

г

 

ф

и

л

ь

т

р

о

э

л

е

м

е

н

т

а

Гидравлическое 

сопротивление


Рисунок 6.2 – Системный анализ параметров щелевого скважинного фильтра

Представленная на основе метода структурирования функции качества модель параметров в значительной мере упрощает выявление проблем, возникающих при эксплуатации фильтров в нефтедобыче.

Весь спектр указанных параметров можно классифицировать на две категории: технические, такие как форма фильтрующего элемента, технология его производства и количество фильтрующих слоев, и эксплуатационные, включающие непосредственно тип фильтра, его гидравлическое сопротивление и способ центрирования в скважине, а также наличие пробок.

Из данного перечня факторов важно выделить ключевые, оказывающие наибольшее влияние на повышение работоспособности фильтра. В этом случае полезным инструментом анализа качества является диаграмма Паретто, которая наглядно демонстрирует характер воздействия каждого параметра в зависимости от их значимости. Она представлена на рисунке 6.3.

Согласно полученной диаграммы Паретто можно выделить две ключевые области технологической группы:

· технология изготовления фильтрующего элемента; 

· форма фильтрующего элемента.

Фильтрующий элемент является основным элементом в конструкции фильтра и в тоже время одной из его главных слабых сторон. От его формы и производственной технологии его изготовления в значительной степени зависит пропускная способность фильтра. Проведение мероприятий по усовершенствованию данных факторов должно привести к повыщению качества и производительности скважных фильтров.

[image: image338.jpg]350

300 =
250
200 || =
150
100
50
0 |l
Texno | dopm Pasme | Husxo UenTtp
norva | a p e vposa
usroTo | duabT | Koanu | duasT | rnapa | Tun Hue Ha::q
XapaKTepucTHKM 8nery | pylouy | ecTo | pyloul | saue | duaeT | duast | o
a ero |cnoes | ero | ckoe | pa | pas pK
GuabT | aneme aneme | conpo CHBAX
pylo.. | Hra HTa | TUBA... He
= YacrtoTa 288 276 248 248 207 169 89 54
—m— Kymynatusnbiii npouenT|18,24%|35,72%51,42%|67,13% | 80,24%)| 90,94% [96,58% 100,00

100,00%
30,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
20,00%
30,00%

[ 20,00%

10,00%
0,00%




Рисунок 6.3 – Характеристики скважинного фильтра в зависимости от их значимости

Работа скважинного фильтра осуществляется в условиях аномального давления и температуры, воздействия коррозионных сред, а также нестабильности коллектора и других эксплуатационных факторов, которые необходимо учитывать при проектировании. В таких условиях фильтр должен эффективно задерживать мелкие частицы, сохраняя высокую пропускную способность, быть простым в эксплуатации, иметь длительный срок службы и при этом оставаться экономичным. При подборе конструкции фильтра ключевыми факторами являются тип коллектора, его проницаемость и однородность. Поиск приемлемого варианта фильтра, обеспечивающего длительное время эксплуатации для текущих геологических условий скважины, является технически сложной задачей. Фильтр должен отвечать следующим требованиям:

· обеспечивать необходимую механическую прочность и быть устойчивым к коррозии и эрозии;
· иметь компактные габариты при высокой пропускной способности;

· эффективно задерживать механические частицы малого размера;
· иметь возможность проведения ремонтных работ непосредственно в скважине;
· обладать низкой стоимостью.

Правильный выбор типа фильтра и качества фильтрующего элемента непосредственно влияют на стабильность работы фильтра. Качество фильтрующего элемента зависит от вида обработки и технологии изготовления. В зависимости от гранулометрического состава породы выбираются размер и форма фильтрующего элемента, которые определяют степень фильтрации. Надежность работы фильтра также обеспечивается благодаря правильному центрированию фильтра в скважине, что сохраняет его работоспособность даже при высокой кривизне ствола во время спуска. В данной работе разработана классификация нефтяных скважинных фильтров и проведен анализ параметров, обеспечивающих эффективную фильтрацию при добыче нефти. Выявлено, что технологический и эксплуатационный факторы являются ключевыми из всех, влияющих на функционирование скважинных фильтров. Проведенная оценка влияния основных факторов на эффективность работы фильтров позволила предложить метод улучшения характеристик изделия за счет оптимизации контролируемых параметров процесса фильтрации. 

В результате проведенных исследований сделан вывод, что одним из основных недостатков используемых стандартных конструкций фильтров является их засорение и отсутствие возможности самоотчистки в ходе эксплуатации. Поэтому усовершенствование конструкции фильтрующего элемента будет являться инженерным решением данной диссертационной работы.
6.2 Подвижный фильтр центробежного действия

Как показал системный анализ, связи с тем, что фильтр стандартного исполнения (фильтры щелевые/сетчатые работают в режиме полнопоточной фильтрации во всасывающей линии – они монтируются непосредственно на нижнем кольце всасывающего клапана насоса) не обеспечивает должного эффекта самоочищения, а промысловый опыт показывает, что отверстия фильтра забиваются АСПО и механическими примесями и бригадам текущего и капитального ремонта скважин зачастую приходится либо менять фильтр, поднимая всю колонну насосно-компрессорных труб и сам насос, что затратно и долго по времени, либо изначально отказываться от использования защитного фильтра, что грозит осаждению парафиновых отложений на стенках НКТ, забиванию механическими примесями всасывающего и нагнетательного клапанов насоса. 
Скважинные фильтры в первую очередь предназначены для предотвращения попадания в скважину крупных частиц, таких как песок и другие примеси, что защищает насосное оборудование и увеличивает его срок службы. Основным недостатком широко распространненых противопесочных фильтров (Авт. свид. SU №1550103, кл. Е21В43/08, опубликовано 15.03.90г.; Патент РФ № 2097533, класс E21B43/08, опубликовано 27.11.1997г.; Патент РФ № 2259472, МПК7 Е21В43/08, Е03В3/18, опубликовано 27.08.2005г.) является засорение фильтрующих элементов при спуске в скважину и в ходе эксплуатации твёрдыми частицами, что приводит к уменьшению пропускной спосбности данного элемента конструкции и последующему выходу его из строя. Предлагаемое техническое решение ставит своей задачей продление срока службы фильтра путем очистки его фильтрующей поверхности непосредственно в процессе эксплуатации.

В качестве примера рассмотрим выбор фильтра в специфических условиях. Имеется водоносный пласт мощностью пять метров. Пласт представлен тонкозернистыми песками, имеющими коэффициент фильтрации 1 м/сут. Во время фильтрации наблюдается перетекание жидкости из нижних сечений пласта в верхние. Соответственно скорость фильтрации в верхних сечениях фильтра увеличивается, а в нижних уменьшается. Эти процессы вызваны наличием вертикальной составляющей градиента давления между верхними и нижними сечениями пласта и фильтра. При этом на верхних отверстиях фильтра перепад давления значительно выше. В околоскважной зоне величину давления на изобарической поверхности можно определить как непосредственным расчетом, так и различными методами моделирования – гидродинамическим, математическим или физическим. Воспользовавшись известной зависимостью (6.1) истечения жидкости из затопленного отверстия, можно представить перепад давления на фильтре как функцию высоты расположения отверстий:
	
[image: image339.wmf],

2

5

gJ

n

m

u

=


	(6.1)


где μn – гидравлический параметр фильтра, ед. изм
J5 – разность пьезометрических уровней снаружи и внутри фильтра в конечном сечении;
g – расход жидкости через фильтр.
Характер распределения давления на фильтрующей оболочке вдоль фильтра также можно определить, применив известную формулу, описывающую зависимость скорости фильтрации от параметров фильтра:

	
[image: image340.wmf]g

g

u

sh

l

sh

)

(

×

=

   см/с,
	(6.2)


где γ – параметр распределения притока жидкости.
Характер изменения давления с расстоянием от скважины опре​деляется выражением:

	
[image: image341.wmf],

1

1

4

ln

2

2

2

2

5

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

¢

×

×

+

×

×

×

=

R

r

m

k

Q

r

R

m

k

Q

J

p

t

p

t


	(6.3)


где τ – вязкость флюида;
k, k’ – коэффициенты ламинарной и турбулентной фильтрации соответственно;
т – мощность пласта;
R – радиус влияния скважины; 
r – расстояние от оси скважины до расчетной точки давления J5.
Используя уравнение для турбулентного режима фильрации, получаем зависимость:
	
[image: image342.wmf],

1

1

4

)

(

1

0

2

2

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

¢

×

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

×

r

r

m

k

Q

sh

n

l

sh

g

p

t

l

m

g


	(6.4)


Определить угол наклона градиента давления и вектора скорости фильтрации к поверхности, перпендикулярной оси скважины и фильтра, можно по следующей зависимости:
	
[image: image343.wmf].

l

r

arctg

D

D

=

a


	(6.5)


Как показывают расчеты, для заданной конструкции скважины в около скважинной зоне наблюдается ламинарный режим фильтрации при расходе 1 л/с, увеличение расхода до 2 л/с вызывает переход к турбулентному режиму. Оценка характера перепадов давления на фильтре и изменения скорости фильтрации и при дебите откачки 0,8 л/с представлена в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Изменение скорости фильтрации и перепада давления
	L, мм
	υ, см/с
	J5
	∆J5
	r, м
	∆r, м
	α°

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	95
	26,0·10-2
	1,7·10-3
	-
	89,0·10-3
	-
	-

	125
	30,0·10-2
	2,7·10-3
	1,0·10-3
	92,5·10-3
	3,5·10-3
	5

	155
	34,7·10-2
	3,9·10-3
	1,2·10-3
	97,0·10-3
	4,5·10-3
	7,5

	185
	40,5·10-2
	5,6·10-3
	1,7·10-3
	104,0·10-3
	7,0·10-3
	10

	215
	47,5·10-2
	7,4·10-3
	2,3·10-3
	114,0·10-3
	10,0·10-3
	12

	255
	57,0·10-2
	1,1·10-4
	2,6·10-3
	126,0·10-3
	12,0·10-3
	14

	285
	67,5·10-2
	1,3·10-4
	2,7·10-3
	140,0·10-3
	14,0·10-3
	15

	Примечание: ∆L = 0,1 м


Выполненные по формулам (6.1 – 6.5) расчеты представлены в таблице 6.2. Перепады давления между сечениями фильтра отражены в четвертой графе. В пятой графе представлено распределение зон постоянного давления вдоль рассматриваемого интервала фильтра. В шестой графе показано приращение радиуса прифильтровой зоны, определяющая, на какую величину удаляется от скважины поверхность постоянного давления. Так, на интервале фильтра 95÷125 мм радиус зоны постоянного давления увеличился с 0,089 до 0,0925 м, т.е. приращение радиуса ∆r = 0,0035 м.

Результаты расчетов показали, что на интервале фильтра от 95 до 285 мм вектор скорости и градиенты фильтрации изменяют свой угол наклона к перпендикулярной оси скважины и фильтра поверхности в диапазоне 5÷15 градусов. В связи с этим целесообразно изменить наклон оси отверстий фильтра на данном участке до расчетного угла α.

Предлагаемый подвижный фильтр, в составе которого подшипник, металлические лопасти, и очищающая коронка позволят получить эффект самоочищения фильтра от механических примесей (рисунок 6.4) [202].

Давление, создаваемое при движении качалки вверх, заставляет нефтяную жидкость проходить в отсверстия под углом, попадать на металлические лопасти, тем самым заставляя фильтр вращаться на подшипнике. Инерционная сила захватывает объем нефтяной жидкости. Центробежная сила позволяет крупные взвеси примесей отлагать на внешние стенки фильтра, большая часть которых остается в забое скважины, а другая часть этой же силой выдавливается в отверстия фильтра, которые в свою очередь очищаются коронкой.

[image: image344.jpg]Nodwunsuk Jepxamens cedna Memanaseckue aonaomy

N \‘ (o brympeniery Auarempy wmmﬁu/

kK

N AR AR AR AR

%%%%%

Ouwapi g koporka \SodbuxHel guismp

Knananas napa K=596-429-SS
Kopnyc braceibaguiezo kaanana





Рисунок 6.4 – Подвижный фильтр центробежного действия
Проектируемый фильтр должен позволить достичь положительного экономического эффекта. Уже на этапе конструирования, проведя ряд исследований, можно утверждать, что данная конструкция будет иметь более длительный срок службы и обеспечит более высокую степень очистки флюида благодаря своей специальной конструкции. Это, в свою очередь, обеспечит защиту насосного оборудования и насосно-компрессорных труб от преждевременного износа, а также увеличит интервал между капитальными ремонтами скважин. Предлагаемая модернизация стандартных защитных фильтров в самоочищающиеся устройства представляет собой перспективное направление, которое позволяет при минимальных капитальных вложениях получить дополнительное оборудование способное повысить долговечность и ресурсоэффективность работы ШГН. Практическое применение таких фильтров может привести к значительной экономии затрат и снижению себестоимости добычи нефти.

6.3 Экономическое обоснование внедрения усовершенствованной конструкции защитного фильтра ШГН на месторождении Узень
Стоимость насосов отличается не только из-за разной технологии производства и требований выпускающих их предприятий относительно прибыли (она, кстати, у всех отечественных производителей не превышает 10%), но и существенно связана с качеством. Под ним, прежде всего, следует понимать качество конструкции, предполагающее выбор материалов деталей, требований точности, дополнительных элементов и узлов, повышающих эксплуатационные свойства насосов, но, соответственно, и себестоимость их изготовления. Основываясь на статистических данных, опыте производства и эксплуатации насосного оборудования, в данном исследовании предлагается средства оптимизации и увеличения периода наработки на отказ ШГН. 

В расходы, связанные с эксплуатацией ШГН, входит не только их стоимость, но и, кроме прочего, затраты на спускоподъемные работы [197].

Качество исполнения технологии, обеспечивающее соответствие изделия чертежу, также важная, но все же вторичная сторона процесса создания продукта, так как «серьезные» предприятия используют подобные системы управления качеством и придерживаются одинаковых стандартов.

Затраты по эксплуатации ШГН, отнесенные к периоду наработки его на отказ, можно представить зависимостью:

	
[image: image345.wmf],

)

(

)

(

С

Т

Ц

З

З

х

х

СП

+

+

=


	(6.6)


где Зсп – затраты на спуск-подъем насоса, тыс. тг;

Ц(х) – цена ШГН, тыс. тг;

Т(х) – период наработки на отказ ШГН, год;

х – переменная функции, характеризующей изменение цены и наработки на отказ;
С – прочие затраты при эксплуатации скважины (в т.ч. на НКТ, глубинонасосные штанги и т.п.), не влияющие на период наработки на отказ насоса и поэтому в дальнейших расчетах по формуле (6.6) не учитываются.
Цены ШГН и наработка их на отказ могут быть представлены линейными функциями:

	
[image: image346.wmf]),

1

(

),

1

(

0

)

(

0

)

(

х

Т

Т

nx

Ц

Ц

х

х

+

=

+

=


	(6.7)


где Ц0, Т0 – базовые цена и период наработки на отказ ШГН минимальной стандартной комплектации (цилиндр – малолегированная сталь с покрытием хрома толщиной 90 мкм, или с азотированной поверхностью глубиной 0,25 мм; плунжер – малолегированная сталь с покрытием хрома толщиной 90 мкм, или с напылением поверхности хромоникелевым сплавом толщиной 0,35 мм; клапанные пары из нержавеющих сталей). Среднее значение Т0 = 1 год.

n – коэффициент превышения роста цены над ростом наработки на отказ при изменении качества насоса.
Из опыта Озеньмунайгаз n, в зависимости от конкретных мероприятий, находится в пределах от 2 до 5, т.е. повышение наработки на отказ на х% предполагает усовершенствование конструкции насоса, увеличивающее его цену на 2х … 5х %. На рисунке 6.5 в соответствии с зависимостью (6.7) показан рост цены ШГН при увеличении периода наработки от 0,2 до 1,0 (от 20 % до 100 %).
Как видно, цена насоса, составляющая при стандартной комплектации 90 тыс. тг, возрастает до 270 (n = 3), 450 тыс. тг (n = 5) в случае удвоения периода его наработки на отказ.
[image: image347.jpg]90

5
Tena 60
Hacoca,ThIC.
Tr.
i 45
30
15

0,2

0,4

0,6

0,8

—— n=5

= n=4

—— n=3




Рисунок 6.5 – Изменение цены ШГН при увеличении наработки на отказ

Оценим, являются ли эффективными мероприятия по улучшению качества, приводящие к такому росту цен, в 4÷6 раз. С учетом (6.7) зависимость (6.6) примет вид:

	
[image: image348.wmf].

)

1

(

)

1

(

0

0

x

Т

nx

Ц

З

З

СП

+

+

+

=


	(6.7)


На рисунке 6.6 приведены зависимости для величин затрат на спуск-подъем ШГН в размере 200 тыс. тг, 100 тыс. тг и 50 тыс. тг. Реально эти затраты находятся в диапазоне первых двух значений (100÷200 тыс. тг).


[image: image349.wmf]n=5

n=4

n=3

n=5

n=4

n=3

n=5

n=4

n=3

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Затраты, тыс. 

тг

Зсп=200 т.тг.

Цо=15 т.тг.

То=1 год

а)

Зсп=100 т.тг.

Цо=15 т.тг.

То=1 год

б)

Зсп=50 т.тг.

Цо=15 т.тг.

То=1 год

в)


Рисунок 6.6 – Изменение затрат при увеличении наработки на отказ ШГН

Из рисунка 6.6 видно, что даже при пятикратном опережении ростом цены роста периода наработки ШГН на отказ (рисунок 6.6, а) эффективность чрезвычайно высока: уже при 40% увеличения наработки затраты по эксплуатации, отнесенные к базовому периоду Т0, снижаются с 215 тыс. тг. до 175 тыс. тг. (на 45 тыс. тг.), а при удвоении периода наработки – с 215 тыс. тг. до 130 тыс. тг., т.е. на 65%. Аналогичные закономерности сохраняются и при затратах на спуск-подъем насоса в 100 тыс. тг. (рисунок 6.6, б). Здесь при удвоении периода наработки и n=5 затраты по эксплуатации, в которые, отметим, входит и цена самого ШГН, снижаются на 20 тыс. тг., а для n=3 на 35 тыс. тг. Только при Зсп=50 тыс. тг. эффективность от повышения качества ШГН снижается для n=5.

Из проведенного анализа можно сделать два основных вывода:

· Мероприятия, направленные на улучшение конструктивно-технологического качества ШГН и увеличение их наработки на отказ, многократно эффективней, чем снижение затрат в результате понижения цен на сами насосы (даже понижение цены насоса до нуля при сохранении базовых эксплуатационных характеристик даст экономию в 2÷7 раз меньшую в сравнении с мероприятиями, позволяющими удвоить период наработки). Таким образом, пропорциональное снижение цен и качества ШГН в реальных условиях всегда ведет к увеличению затрат на добычу нефти.

· Проведение спускоподъемных работ, не связанных с отказом ШГН, целесообразно совмещать с заменой последнего на новый. Насос после эксплуатации и ремонта ни при каких условиях не обеспечит первоначальный ресурс. Следовательно, главной задачей подразделений нефтедобывающих или сервисных предприятий, ответственных за эксплуатацию ШГН, должно быть обеспечение равных или кратных периодов наработки на отказ всего подземного оборудования, а также периодов проведения регламентных работ на скважине.

ШГН необходимо комплектовать дополнительным, в сравнении со стандартной комплектацией, устройством, например, фильтрами, устанавливаемыми на приеме насоса для защиты плунжерной и клапанных пар от неблагоприятного воздействия газа и механических примесей в добываемой жидкости. В основе работы самоочищающегося фильтра, конструкция которого раскрыта в пункте 6.2 настоящей работы, основан на принципах гравитационной, центробежной и механической очистки. Таким образом, практически до нуля снижается вероятность заклинивания насоса, уменьшается износ плунжерной пары, увеличивается наработка на отказ. Из произведенных расчетов экономической эффективности применения усовершенствованной конструкции фильтра, установлено, что скважины, оборудованные фильтрами с эффектом самоочищения, обеспечивают экономию удельных энергозатрат на подъём жидкости в среднем на 15% по сравнению с перфорированными фильтрами консервативного исполнения (таблица 6.3). Также уменьшаются динамические нагрузки, затраты на подземные текущие ремонты и обслуживание. 

Таблица 6.3 – Экономическая эффективность применения усовершенствованной конструкции фильтра 
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	№ скважины

	
	
	
	7146

	
	
	
	До внедрения
	После внедрения
	Отклонение

	1
	Прибыль от добычи нефти
	тыс. тенге
	396 025
	579 894
	183 869

	1.1.
	Отработанные дни
	сутки
	347
	353
	6

	1.2.
	Добыча нефти за сутки, Qн
	л/сут
	2 782,5
	4 074,4
	1292

	1.3.
	Стоимость 1 баррель нефти
	тенге/баррель
	22 630
	22 630
	–

	2
	Затраты на ПРС
	тыс. тенге
	11 544
	9 772
	-1 772

	2.1.
	Стоимость ПРС на 1 скважину (без З/П)
	тыс. тенге
	1 443
	1 443
	–

	2.2.
	Межремонтный период 
	сутки
	43
	177
	133

	2.3.
	Количество ремонтов
	ремонт
	8
	4
	-4

	3
	Затраты на закуп подземного оборудования взамен отбракованных
	тыс. тенге
	 3 314
	4 252
	938

	3.1.
	Количество насосных штанг
	штук
	85
	85
	–

	3.2.
	Количество отбракованных штанг за текущий период
	штук
	285
	170
	-115

	3.3.
	Процент отбраковки насосных штанг
	%
	335
	200
	-135

	3.4.
	Стоимость насосных штанг за штуку
	тыс. тенге
	10
	10
	–

	3.5.
	Количество НКТ
	тонна
	7,0
	7,0
	–

	3.6.
	Количество отбракованных НКТ за текущий период
	тонна
	32,8
	7,4
	-25,4

	3.7.
	Доля отказов ШГН
	%
	75%
	53%
	22%

	3.8.
	Стоимость НКТ за 1 тонну
	тыс. тенге
	230
	230
	–

	4
	Затраты на закуп оборудований (ТМЦ)
	тыс. тенге
	1260
	1 750
	490

	4.1.
	Стоимость фильтров за штуку
	тыс. тенге
	90
	125
	35

	4.2.
	Количество фильтров
	штук
	14
	14
	–

	5
	Итого эффект:
	тыс. тенге
	379 907
	564 120
	184 213


Выводы по шестой главе 
Обоснован способ повышения надежности ШГН путем фильтрации нефти за счет внедрения самоочищающегося фильтра центробежного действия с отбором мощности от подъема нефти.

Под давлением нефтяной жидкости, пропускаемой через отверстия под углом (α=5÷15°) к оси фильтра, проходя металлические лопасти, обеспечивает вращение фильтра на подшипнике. Под действием центробежной силы крупные взвеси примесей задерживаются на внешних стенках фильтра, большая часть которых остается в забое скважины, а другая часть этой же силой выдавливается в отверстия фильтра, которые в свою очередь очищаются коронкой.

Разработанная конструкция самоочищающегося фильтра центробежного действия обеспечивает высокий ресурс насоса за счет гравитационного эффекта подъема-опускания нефти и эффективной очистки механических примесей, сбрасываемых в забой скважины.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения диссертационного исследования дано теоретическое обобщение и предложены новые решения актуальной научной проблемы по созданию новых энергоэффективных добывающих штанговых насосных комплексов с высокой ресурсной долговечностью за счет технологии лазерного упрочнения внутренних поверхностей ответственных деталей и разработки конструкторских решений в клапанном узле и системе фильтрации насоса.
Основная идея заключается в разработке эффективной технологии изготовления и упрочнения поверхностей трения основных деталей насоса, способного длительное время сохранять оптимальный эксплуатационный зазор в паре «плунжер-цилиндр», возможности перераспределения циклически повторяющихся нагрузок по контактной поверхности седла клапанной пары и применении системы качественной фильтрации поднимаемой нефтяной жидкости.
Данные меры способствуют уменьшению износа, выкрашиванию и деградации контактирующих поверхностей деталей насоса, сокращению количества механических примесей, проникающих в тело насоса, и как следствие, увеличению межремонтного периода, обеспечивая продолжительность безотказной работы скважинного штангового насоса. 

Результатами диссертационного исследования являются следующие основные выводы и практические решения:

1. Обоснованы критерии отказов (δt>0,2 мм, qt>0,5Qф) штангового насоса, снижающие эффективность его работы при воздействии динамических сил сопротивления на изнашиваемые элементы системы «плунжер-цилиндр».

2. Усовершенствована математическая модель, описывающая процесс подачи насоса (Qф) при изменении величины предельно-допустимого зазора δt=f(i) в системе «плунжер-цилиндр» штангового насоса и утечек (qt) из-за нарушения кинематики движения (ΔλΣ) от динамических нагрузок.

3. Для обеспечения требования по скорости (v>0,1 м/с) посадки запорного элемента разработана составная конструкция шара, состоящая из стального шара внутри и композитной резиновой оболочки снаружи, для создания упругого эффекта закрытия клапана. В качестве наполнителя для резиновой смеси выбран керамический материал на базе диоксида циркония (ZrO2). 

4. В качестве присадочного материала определен порошок марки ПГ-СР2 на никелевой основе системы Ni-Cr-B-Si (35÷40 HRC) и ПЦРК-3 с содержанием 2,5-5% ZrO2 (72 HRC) – 15Х17Н12Ф3Ж3ZrO25.

5. Разработанные конструкция и технология изготовления запирающего элемента клапанной пары «седло-шар» плунжерного насоса, с применением комбинированных материалов, обеспечивают эффективное прилегание шара к седлу, исключая утечки, уменьшают разрушение рабочей кромки седла и позволяют эффективно перераспределять ударные нагрузки за счет достигнутого демпфирующего эффекта.

6. По результатам эксперимента установлены следующие полиномиальные зависимости: изменение твердости от расстояния до фокальной плоскости: НRC=-0,0119x82+1,6283x8+2,8517; изменение микротвердости по толщине напыляемого слоя при различных скоростях напыления: HV=-977,58h2+2499,70h+3689,50 при v=15 м/с; изменение прочности сцепления покрытия от вольтамперной характеристики режимов и дистанции напыления: σсц=-1E-05lн3+0,0017lн2+0,3040lн–17,6380. Максимальное значение прочности сцепления покрытия достигается при дистанции напыления lн=10 мм и напряжении U=170 В.
7. Разработанная лазерная технология изготовления и упрочнения внутренней поверхности контактирующей пары «плунжер-цилиндр» малого диаметра (44 мм) добывающих насосов, позволяет получить высокое качество (σ, пористость<7%, Кi) поверхности упрочнения, имеющей оптимальные значения толщины покрытия (h), микротвердости поверхности (Hμ), твердости поверхностного слоя (61÷65 HRC), полное сплавление порошкового материала, эффективное сплавление частиц основного металла с напыляемой поверхностью, уменьшить термическое воздействие на основной металл и снизить уровень остаточных деформаций и напряжений в цилиндре насоса.
8. Для достижения оптимальных значений микротвердости поверхности насоса (670 HV) найдена оптимальная переходная зона наплавления материала 0,8÷1,45 мм. Высокая микротвердость достигнута при оптимально дистанции 10-15 мм и скорости наплавки 15 мм/с. Дальнейшее увеличение переходной зоны до 1,45 мм существенно не изменяет микротвердости, а с увеличением толщины до 1,6 мм резко снижается микротвердость.
9. Для повышения эксплуатационных параметров (Нμ, Ra, σсц) упрочненной поверхности обоснованы оптимальные характеристики высококонцентрированного источника лазерной энергии и оптимальные режимы упрочнения внутренней поверхности цилиндра: мощность излучения 2000…3000 Вт; скорость напыления 10÷15 мм/с; диаметр пятна фокусирования излучения 1,5…2,5 мм; диаметр обрабатывающего лазерного пятна – 5÷10 мм; плотность энергии лазерного луча – 3·105 Вт/см2; расстояние от фокальной плоскости – 15 мм; массовый расход наплавочного порошка 0,25 г/с.
10. Разработанная конструкция управляемой установки для лазерного напыления позволяет наносить многокомпонентные порошковые покрытия с улучшенными характеристиками на внутренние поверхности малого диаметра (44 мм) длинномерных цилиндров (до 6 м) скважинного штангового глубинного насоса, обеспечивая непрерывный и равномерный процесс лазерного напыления. 
11. Обоснован способ повышения надежности ШГН путем фильтрации нефти от механических примесей. Данная конструкция позволяет снизить засорение фильтра и насоса, а также получить эффект самоочищения фильтра за счет гравитационного эффекта подъема-опускания нефти. На разработанную конструкцию самоочищающегося фильтра получен инновационный патент на полезную модель РК № 6888 от 25.02.2022г. бюл. № 8.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Чуев С., Шейкин Д., Курманбеков А., Бенберин В., Метеркулова М., Альмаганбетов А., Исмаилов С. Нефтяной рынок на пути к восстановлению. Официальный сайт АО «Halyk Finance», Halyk Finance Research // Нефтяной рынок, 2021. – 9 с. https://halykfinance.kz/download/files/analytics/oil_1h2021.pdf
2 Нефть, бензин и ВИЭ: итоги 2019 года // FinReview.info. 03.02.2020. http://finreview.info/ru/review/neft-benzin-i-vije-itogi-2019-goda-2/
3 44% государственного бюджета Казахстана формирует нефтегазовый сектор // Forbes Kazakhstan. 04.02.2020. https://forbes.kz/process/energetics/44_gosudarstvennogo_byudjeta_kazahstana_formiruet_neftegazovyiy_sektor/
4 Годовой отчет АО «НК «КазМунайГаз» за 2020 год. – 140 с. https://www.kmg.kz/uploads/reports/KMG_AR2020_RUS.pdf
5 Мамаева А. Нефть-2020: ниши для последующего роста // Forbes Kazakhstan. 30.12.2020. https://forbes.kz//process/energetics/neft_2020_nishi_dlya_posleduyuschego_rosta/?
6 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724 «Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года». Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000724
7 Elmira Ekberova. Казахстан планирует увеличить добычу нефти до 2026 года. Агентство «Анадолу». 18.11.2021. www.aa.com.tr/ru/экономика/казахстан-планирует-увеличить-добычу-нефти-до-2026-года/2424038
8 В рейтинге стран по запасам нефти Казахстан занял 11-е место в мире. Мониторинговое агентство Energyprom.kz. 03.12.2020. https://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/v-rejtinge-stran-po-zapasam-nefti-kazahstan-zanyal-11-e-mesto-v-mire
9 Запасы нефти по странам мира в 2021 году // Деловая жизнь http://bs-life.ru/makroekonomika/zapasy-nefti2017.html
10 Иванова О.В. Анализ перспектив развития трубопроводного транспорта нефтепродуктов // VI МНПК студентов, аспирантов и молодых учёных «Фундаментальные и прикладные исследования молодых учёных», СибАДИ, г. Омск, 2022. – С. 9-11 https://elibrary.ru/item.asp?id=48820195
11 Радужные перспективы: сколько будет стоить нефть? // FinReview.info. 02.06.2021. http://finreview.info/ru/review/raduzhnye-perspektivy-skolko-budet-stoit-neft/
12 Алифирова Е. ОПЕК невозмутимо сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2021г. // Neftegaz.RU. 2021 https://neftegaz.ru/
13 Иванова О.В. Анализ способов повышения эффективности малодебитных скважин // VI МНПК студентов, аспирантов и молодых учёных «Фундаментальные и прикладные исследования молодых учёных», СибАДИ, г. Омск, 2022. – С. 61-64 https://elibrary.ru/item.asp?id=48820207
14 Прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021 году ОПЕК оставила без изменений // Нефть и Капитал, 2021 https://oilcapital.ru/news/markets/13-09-2021/prognoz-rosta-sprosa-na-neft-v-mire-v-2021-godu-opek-ostavila-bez-izmeneniy
15 World liquid fuels production and consumption balance // U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, 2024 https://www.eia.gov/outlooks/steo/xls/Fig2.xlsx
16 Нурбаева Н., Михальчук В. Обзор нефтесервисного рынка Казахстана – 2020. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ, 2021. – 20 с. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/ oil-gas-survey-kazakhstan-2020.pdf
17 Ледовских И. Три сценария экономического развития Казахстана // Деловой Казахстан, 03.09.2021 https://dknews.kz/ru/eksklyuziv-dk/199380-tri-scenariya-ekonomicheskogo-razvitiya-kazahstana
18 Рзаев Р.Р., Кулиев Р.А. Об одном подходе к оценке эффективности нефтяной скважины // Математичні машини і системи. 2010. № 2. – С. 67-75 http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/51607/08-Rzaev.pdf?sequence=1
19 Заурбеков Ш.Ш., Минцаев М.Ш., Лабазанов М.М., Шаипов А.А., Батукаев А.А. Повышение эффективности освоения скважин нефтяных месторождений Терско-Сунженской нефтегазоносной области // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2015. № 11. – С. 64-67 https://neftegas.info/
20 Журавлев В.В. Исследование и обоснование технологических параметров работы скважин с горизонтальным окончанием в обводненных залежах. Тюменский индустриальный университет. 2015 https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/07/Dissertatsiya_ZHuravlev-Vladimir-Viktorovich-07.07.2015.pdf
21 Камалетдинов Р.С. Эффективная эксплуатация малодебитного фонда скважин // Neftegaz.RU, № 2, февраль 2020. – С. 72-76

22 Федорченко Д.П. Эффективная эксплуатация малодебитного фонда скважин // Инженерная практика, № 07, 2010. – С.

23 Сахнов Р.В. Комплексный подход к эксплуатации осложненного фонда скважин как инструмент достижения цели. Концепция // Инженерная практика, № 12, 2015 https://glavteh.ru/issue/2015-12
24 Серебренников А.В., Фролов В.В., Петрикевич П.А., Тороп О.В. Эксплуатация механизированного фонда скважин в осложненных условиях // Neftegaz.RU, №7(67), июль 2017. – С. 86-97 https://magazine.neftegaz.ru/
25 Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. Учебник для ВУЗов. 2-е изд., доп. и испр. Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. – 554 с.

26 Валиахметов Р. Всему свое место. Применение ШГН остается эффективным при определенных условиях. Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая Вертикаль», № 9/2017, май 2017. – С. 78-79 http://www.ngv.ru/upload/iblock/225/225625a647508a6ecd5dc2c592e3bf60.pdf
27 Иванова Т.Н., Новокшонов Д.Н., Галеева О.А., Бартошова А. Анализ эффективности применяемых установок штанговых глубинных насосов в условиях добычи высоковязкой нефти. Журнал «Булатовские чтения», Т.2, 2020. – С. 218-224 https://elibrary.ru/item.asp?id=43810396
28 Утемисова Л.Г., Тлегенов Б.Б., Миникаев Ф.М. Анализ эффективности одновременно-раздельной эксплуатации скважин на месторождении Жетыбай // Вестник нефтегазовой отрасли Казахстана. 2021. № 1(6). – С. 67-74 https://vestnik-ngo.kz/2707-4226/article/download/88897/67075
29 Корабельников М.И., Джунисбеков М.Ш. Анализ и пути повышения эффективности механизированной добычи нефти из малодебитных скважин в кризисных условиях // Вестник ЮУрГУ. Серия: Энергетика. 2016. №1.  https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-puti-povysheniya-effektivnosti-mehanizirovannoy-dobychi-nefti-iz-malodebitnyh-skvazhin-v-krizisnyh-usloviyah 
30 Фролов А.А., Глухенький А.М. Анализ работы механизированного фонда скважин на первое полугодие 2019 года НКЦДПНГ НГДУ «Уфанефть» и разработка мероприятий по увеличению МРП и СНО ГНО. Отчет ООО «НГДУ УФАНЕФТЬ». – 63 с. https://ppt-online.org/622622
31 Рабинович А.И. О границе энергоэффективности УЭЦН и УШГН // Инженерная практика. 2012. № 10. – С. 10-11 https://www.novometgroup.com/assets/files/media/2012_granitsa_effectivnosti.pdf
32 Ивановский В.Н., Сабиров А.А. Скважинные насосные установки для добычи нефти – что нового? // Территория Нефтегаз. – 2010. – №10. – С. 55-58
33 Байков И.Р., Китаев С.В., Файрушин Ш.З. Оценка показателей надёжности насосов типа НК, НКВ и НПС // Надежность. 2016. № 4. – С. 11-16 DOI: 10.21683/1729-2646-2016-16-4-11-16 

34 Эксплуатация скважин установками ШГН. Сообщество «АНО ДПО ОЦТПК и НТИ», 17.02.2018 https://vk.com/@dopprofobraz-ekspluataciya-skvazhin-ustanovkami-shgn
35 Сравнение КПД: УЭПН, УШГН, УЭЦН. Корпорация «Триол», 14.11.2016 https://triolcorp.ru/news/post/sravnenie-kpd-uepn-ushgn-uetsn

36 Уразаков К.Р. Насосные установки для малодебитных скважин: учебное пособие [Текст] / Уразаков К.Р, Жулаев В.П., Булюкова Ф.З., Молчанова В.А. – Уфа: УГНТУ, 2014. – 235 с.

37 Ивановский В.Н. СШНУ и УЭЦН: состояние и перспективы [Текст] / В.Н. Ивановский // Нефтегазовая вертикаль. – 2007. – №2. – С. 64-65
38 Ивановский В.Н. Повышение интереса к штанговым насосным установкам – в чем причина? // Территория Нефтегаз. – 2013. – № 8. – С. 48-49
39 ГОСТ 31835-2012. Межгосударственный стандарт. Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования. https://docs.cntd.ru/document/1200102594
40 Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10250. – 184 c. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010250
41 Каримов Л.Ф., Поникаров С.И., Калимуллин Н.И. Анализ причин обрывов штанговых колонн при эксплуатации скважин, оборудованных штанговыми насосами // Вестник технологического университета, Т. 20, № 3 2017. – С. 44-45 https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-prichin-obryvov-shtangovyh-kolonn-pri-ekspluatatsii-skvazhin-oborudovannyh-shtangovymi-nasosami/viewer
42 Заключение АО «МунайМаш» № 159/12 по результатам анализа осадка из скв. 9488
43 Иванова Л.В., Буров Е.А., Кошелев В.Н. Асфальтосмолопарафиновые отложения в процессах добычи, транспорта и хранения // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, №1 – С. 268-264

44 Савинкин В.В., Иванова О.В., Дмитриев Ф.С., Нетесова Е.А. Проблемы эффективной эксплуатации скважинных глубинных штанговых насосов и перспективные пути решения технологических задач при добыче углеводородов. Материалы научного журнала «Вестник СКГУ им. М.Козыбаева» № 3(36). СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск, 2017. – С. 50-55

45 Бахтизин Р.Н., Уразаков К.Р., Нургалиев Р.З. Эксплуатация насосных скважин, осложненных механическими примесями. Уфа: УГНТУ, 2016. – 94 с.

46 Уразаков К.Р., Хабибуллин М.Я., Нургалиев Р.З. Совершенствование конструкции скважинного плунжерного насоса для добычи жидкости с повышенной концентрацией взвешенных частиц // Нефтегазовое дело, 2019. – т.14, № 5. DOI: 10.17122/ngdelo-2019-5-106-113
47 Шишкина Л.В., Савинов С.А. Статистические исследования причин отказов глубинных штанговых насосов // Интеллектуальные системы в производстве. – 2013. – №1. – С. 113-115
48 Пяльченков Д.В. Исследование влияния параметров добывающих скважин на отказы штанговых насосных установок // Интернет-журнал «Науковедение», том 8, №2, 2016. DOI: 10.15862/140TVN216 http://naukovedenie.ru/PDF/140TVN216.pdf
49 Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Каштанов В.С., Донской Ю.А., Маляревский А.В. Почему рвутся штанговые колонны? // Территория Нефтегаз. 2007. №3. – C. 34-37
50 Якимов С.Б. Повышение конструкционной надежности штанговых насосов – основа увеличения межремонтного периода // Инженерная практика. – 2011. – №5. – С. 146-148
51 Ивановский В.Н. Скважинные насосные установки для добычи нефти / В.Н. Ивановский, В.И. Дарищев, А.А. Сабиров, В.С. Каштанов. – М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. – 824 с.

52 Гаджиева Л.С. Анализ коррозионной стойкости деталей шариковых клапанов скважинных штанговых насосов // Нефтепромысловое дело. – 2011. – №3. – С. 24-28

53 J.N. McCoy, O.L. Rowlan, D.J. Becker, A.L. Podio. How to Maintain High Producing Efficiency in Sucker Rod Lift Operations // ROGTEC. Российские нефтегазовые технологии. № 13. С. 44-66 https://www.rogtecmagazine.com/rogtec_journal_past_issues_1-19/?lang=ru
54 Кочеков М.А. Повышение эффективности эксплуатации штанговых насосных установок в высокообводненных скважинах: диссертация к.т.н. Уфа, 2014. – 132 с. Электронная библиотека диссертаций disserCat https://www.dissercat.com/content/povyshenie-effektivnosti-ekspluatatsii-shtangovykh-nasosnykh-ustanovok-v-vysokoobvodnennykh-
55 Топольников А.С. Моделирование динамических нагрузок на полированный шток станка–качалки при неисправностях в работе штангового насоса. Труды Института механики им. Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН, 2014. Выпуск 10. – С. 95-101
56 Ренев Д.Ю. Осложненный фонд ПАО «ЛУКОЙЛ» // Инженерная практика. 2016. № 4 http://glavteh.ru/осложненный-фонд-лукойл-пермь/
57 Залятов М.М., Тахаутдинов Р.Ш., Курмашов А.А., Раянов М.М. Глубинный штанговый насос. Патент РФ № RU 2144623 С1; заявл. 28.12.1998; опубл. 20.01.2000. – 5 с. https://patents.google.com/patent/RU2144623C1/ru?oq=RU2144623
58 Агамирзоев Д.И., Ахадов М.С., Бабаев А.Э., Насибов Ш.Г. Скважинный штанговый невставной насос. Патент № SU 821745; заявл. 25.06.1979; опубл. 15.04.1981, Бюл. № 14. – 2 с. https://i.moscow/patents/SU821745A1_19810415
59 Минликаев В.З., Минликаева К.З., Уразаков К.Р., Шарин Л.К. Скважинный штанговый насос. Патент № SU 1211454 А; заявл. 07.06.1984; опубл. 15.02.1986. Бюл. № 6. – 2 с. https://yandex.ru/patents/doc/SU1211454A1_19860215
60 Бахтизин Р.Н., Уразаков К.Р., Исмагилов Ф.Г., Агамалов Г.Б., Жулаев В.П. Скважинный штанговый насос. Патент РФ № RU 2365786 C1; заявл. 03.03.2008; опубл. 27.08.2009. Бюл. № 24. – 6 с. http://www.freepatent.ru/patents/2365786
61 Уразаков К.Р., Бахтизин Р.Н., Латыпов Б.М., Ишмухаметов Б.Х. Скважинный штанговый насос. Патент РФ № RU 2624939 С1; заявл. 03.08.2016; опубл. 11.07.2017. Бюл. № 20. – 8 с. https://patents.s3.yandex.net/RU2624939C1_20170711.pdf
62 Бикбулатова Г.И., Думлер Е.Б. Эксплуатация штангового насосного оборудования // Учебное пособие, Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт, 2009. – 130 с.

63 Коршунов В.Н., Машков В.А., Щапин В.М. Клапанный узел штангового насоса. Патент РФ № RU 2235903 C2; заявл. 13.06.2001; опубл. 10.09.2004. – 9 с. https://patents.google.com/patent/RU2235903
64 Александров П.О., Воскобойников А.А. Клапанный узел насоса. Патент РФ № RU 2382926 C2; заявл. 19.11.2007; опубл. 27.02.2010. Бюл. № 6. – 6 с. https://patents.google.com/patent/RU2382926C2/ru
65 Галимуллин М.Л. Разработка технических средств повышения работоспособности скважинных плунжерных насосов: диссертация к.т.н. Уфа, 2004г. – 122 с. Электронная библиотека диссертаций disserCat. https://www.dissercat.com/content/razrabotka-tekhnicheskikh-sredstv-povysheniya-rabotosposobnosti-skvazhinnykh-plunzhernykh-na
66 Долов Т.Р., Ивановский В.Н., Меркушев С.В., Жуланов А.В., Красноборов Д.Н. Основы выбора клапанных узлов скважинных штанговых насосных установок // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2018. – № 6. – С. 66-70

67 Michael Brent Ford. Rod guide and solids control assembly. Patent Grant number: 9163483. Publication Date: Jun 6, 2013. https://patents.justia.com/patent/20130140032
68 ГОСТ 13877-96 Межгосударственный стандарт. Штанги насосные и муфты штанговые. Технические условия. М.: ИПК Издательство стандартов, 1999. – 32 с. https://docs.cntd.ru/document/1200021295
69 Ивановский В.Н., Пузанов О.В., Каштанов B.C., Деговцов А.В. Скважинные насосные установки с канатными штангами. Совершенствование техники и технологии добычи нефти в НГДУ «Покачевнефть». – М.: «Нефть и газ», 1993, с. 80-107
70 Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Деговцов А.В., Пекин С.С. Канатная насосная штанга. Патент РФ № RU 123445 U1; заявл. 17.09.2012; опубл. 27.12.2012. Бюл. № 36. – 8 с. https://patents.s3.yandex.net/RU123445U1_20121227.pdf
71 Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Деговцов А.В., Пекин С.С. Канатная насосная штанга. Патент РФ № RU 2527275 C1; заявл. 24.06.2013; опубл. 27.08.2014. Бюл. № 24. – 10 с. https://patents.s3.yandex.net/RU2527275C1_20140827.pdf
72 Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Деговцов А.В., Пекин С.С. Канатная насосная штанга. Патент РФ № RU 203166 U1; заявл. 06.11.2020; опубл. 24.03.2021. Бюл. № 9. – 7 с. https://patents.s3.yandex.net/RU203166U1_20210324.pdf
73 Хакимов Т.А. Исследование и усовершенствование технологии и технических средств добычи высоковязкой нефти штанговыми установками: диссертация к.т.н. Уфа, 2015. – 95 с. Электронная библиотека диссертаций disserCat. https://www.dissercat.com/content/issledovanie-i-usovershenstvovanie-tekhnologii-i-tekhnicheskikh-sredstv-dobychi-vysokovyazko
74 Дубинов Ю.С. Анализ и модернизация методики подбора полых насосных штанг, применяемых при одновременно-раздельной эксплуатации: диссертация к.т.н. Москва, 2017. – 162 с. Электронная библиотека диссертаций disserCat. https://www.dissercat.com/content/analiz-i-modernizatsiya-metodiki-podbora-polykh-nasosnykh-shtang-primenyae-mykh-pri-odnovrem
75 Хоанг Т.Н. Особенности напряженно – деформированного состояния штанговой колонны ШСНУ в пространственно искривленных скважинах: диссертация к.т.н. Уфа, 2006. – 124 с. Электронная библиотека диссертаций disserCat. https://www.dissercat.com/content/osobennosti-napryazhenno-deformirovannogo-sostoyaniya-shtangovoi-kolonny-shsnu-v-prostranstv
76 Волков Ю.П., Поздеев С.П., Куклина С.В. Насосная штанга. Патент РФ № RU 2378484 C1; заявл. 15.08.2008; опубл. 10.01.2010. Бюл. № 1. – 8 с. https://patents.s3.yandex.net/RU2378484C1_20100110.pdf
77 Пепеляев В.В., Кривоносов Ю.А. Полая насосная штанга. Патент РФ № RU 2398091 C9; заявл. 16.11.2007; опубл. 27.03.2012. Бюл. № 9. – 14 с. https://yandex.ru/patents/doc/RU2398091C9_20120327
78 Шарифуллин А.М. Способ ремонта скважинного штангового глубинного насоса. Патент РФ № RU 2282750 С1; заявл. 20.12.2004; опубл. 27.08.2006. Бюл. №24. – 4с. https://patents.s3.yandex.net/RU2282750C1_20060827.pdf
79 Адонин А.Н. Добыча нефти штанговыми насосами [Текст] / А.Н. Адонин. – М.: Недра, 1979. – 213 с.

80 Уразаков К.Р. Насосные установки для малодебитных скважин: учебное пособие [Текст] / Уразаков К.Р, Жулаев В.П., Булюкова Ф.З., Молчанова В.А. – Уфа: УГНТУ, 2014. – 235 с.

81 Масленников Е. П., Шляпников Ю.В. Шляпников, Насыров А. М. Проблемы и пути повышения МРП скважин на поздней стадии разработки месторождений // Территория Нефтегаз. 2009. – №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-puti-povysheniya-mrp-skvazhin-na-pozdney-stadii-razrabotki-mestorozhdeniy
82 Адонин А.Н. Процессы глубинно-насосной нефтедобычи. М.: Недра, 1964. – 263 с.

83 Юрчук А.М. Расчёты в добыче нефти [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Юрчук, А.З. Истомин. – М.: Недра, 1979. – 271 с.

84 Поплыгин В.В., Лекомцев А.В. О динамике износа штанговых глубинных насосов при эксплуатации нефтедобывающих скважин // Нефтяное хозяйство. – 2011. – №9. – С. 91-95

85 Фролова О.А. Определение показателей безотказности работы систем: методические указания / составитель О.А. Фролова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2020. – 34 с. 

86 Вирновский А.С. Теория и практика глубинно-насосной добычи нефти. Тр. Инс-та/ВНИИ, – М.: Недра, 1971. Вып. 57. – 184 с.
87 Саттаров И.Р. Расчет напряжений от изгиба колонны штанг в нефтяных скважинах. Нефтегазовое дело, 2010. С. 1-20 https://ogbus.ru/files/ogbus/authors/Sattarov/Sattarov_1.pdf
88 Натиг Адил оглы Набиев. Разработка и исследование технических и технологических факторов, обеспечивающих повышение эксплуатационных показателей скважинных штанговых насосов: автрореф. дис. д-ра техн. наук: 05.02.13; АГНА. – Баку, 2010. – 21 с.

89 Агамалов Г.Б. Особенности механизированной добычи нефти из глубоких скважин // Нефтегазовое дело. – 2009. – № 2. – С. 64-67
90 Уразаков К.Р., Бахтизин Р.Н., Исмагилов С.Ф., Топольников А.С. Расчет теоретической динамограммы с учетом осложнений в работе скважинного штангового насоса // Нефтяное хозяйство. – 2014. – № 1. – С. 90-93

91 Уразаков К.Р. Диагностика состояния скважинных штанговых насосных установок по динамограмме / К.Р. Уразаков, С.Ф. Исмагилов, А.С. Топольников, Ф.Ф. Давлетшин // Опыт, проблемы и перспективы развития неразрушающих методов контроля и диагностики машин и агрегатов: сб. науч. Трудов Международной научно – технической конференции. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. – С. 353-358

92 Садов В.Б. Моделирование динамограмм при добыче нефти глубинными штанговыми насосами / В.Б. Садов // Информационно-измерительные и управляющие системы и устройства: сб. тр. приборостроит. фак. – 2011. – С. 172-177
93 Факторы, влияющие на коэффициент подачи насоса https://studbooks.net/571004/geografiya/faktory_vliyayuschie_podachu_nasosa
94 Адонин А.Н. Оптимальный коэффициент подачи глубинных насосов / Нефтяное хозяйство. – 2013. – № 5. – С. 30–33
95 Ишмухаметов Б.Х. Совершенствование штангового скважинного насоса для добычи обводненной нефти из глубоких скважин. Диссертация. 2018. – 102 с.

96 Ишмурзин А.А. К выбору группы посадки плунжера в цилиндре штанговой насосной установки / Нефтегазовое дело: науч.-техн. журн. /УГНТУ. 2004. Т.2, № 2. – С. 103-118
97 Кучурин А.Е. Бекетов С.Б., Особенности эксплуатации скважин, оснащенных штанговыми насосами на месторождениях со слабосцементированными коллекторами // ГИАБ. 2010. №12. – С. 107-115

98 Пирвердян A.M. Гидромеханика глубиннонасосной эксплуатации. М. Недра, 1965. – 191 с.

99 Агамалов Г.Б., Алиев З.З., Романова Н.А., Ризванов Р.Р. Методика расчета веса устьевой уравновешивающей системы станка-качалки // Нефтегазовое дело, № 2, 2010. – С. 11

100 Уразаков К.Р., Молчанова В.А., Тугунов П.М. Метод расчета динамических нагрузок и энергопотребления штанговой установки с системой автоматического уравновешивания/ Записки Горного института. 2020. Т. 246. – С. 640-649 DOI: 10.31897/PMI.2020.6.6
101 Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 2. СПб: Лань. 2004. – 560 с.

102 Залялиев М.А. Формулы для расчета нагрузок в точке подвеса колонны штанг установок СШН условно вертикальных скважин / Эксплуатация нефтяных месторождений Западной Сибири // Сборник научных трудов. М: ВНИИОЭНГ. – 1991. – С. 47-54

103 Уразаков К.Р. Эксплуатация наклонно направленных насосных скважин. М.: Недра, 1993. – 169 с.

104 Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: учебное пособие для вузов по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 2-е изд. М.: Нефть и газ, 2007. – 826 с. 

105 Ямалиев В.У., Ишемгужин И.Е., Латыпов Б.М. Оценка силы трения плунжера о цилиндр штангового скважинного насоса при проектировании колонны штанг // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 19, № 1, 2017. – С.

106 Чичеров Л.Г. Нефтепромысловые машины и механизмы Учебник для вузов. М.: Недра, 1983. – 312 с.

107 Справочник по добыче нефти / К.Р. Уразаков, С.Е. Здольник, М.М. Нагуманов и др. [под ред. К.Р. Уразакова]. СПб.: ООО «Недра», 2012. – 672 с.

108 ГОСТ 5866-76. Станки-качалки. Технические условия.
109 Чурикова Л.А. Выбор эффективного метода повышения нефтеотдачи пластов на месторождении Узень (Казахстан) / Л.А. Чурикова, А.С. Тлепов. – Текст: непосредственный // Исследования молодых ученых: материалы LXXVIII Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2024г.). – Казань: Молодой ученый, 2024. – С. 13-20 https://moluch.ru/conf/stud/archive/512/18411/
110 Шкала твёрдости Мооса // modificator.ru. http://www.modificator.ru/terms/hardness_mohs.html
111 Газаров А.Г., Эпштейн А.Р., Пчелинцев Ю.В. Особенности эксплуатации установок СШН в скважинах с осложненными геолого-техническими условиями // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2002. № 11. – С. 5-7

112 Долов Т.Р., Ивановский В.Н., Меркушев С.В., Жуланов А.В., Красноборов Д.Н. Основы выбора клапанных узлов скважинных штанговых насосных установок // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 6. – С. 66-70 URL: https://neftegas.info/tng/-6-2018/osnovy-vybora-klapannykh-uzlov-skvazhinnykh-shtangovykh-nasosnykh-ustanovok/
113 Иванов Е.А., Иванова О.В., Ратушная Т.Ю. Анализ современных технологий повышения долговечности клапанного узла нефтедобывающего штангового глубинного насоса // МНПК «Тенденции развития естественных и технических наук в современном мире», Kozybayev University, 18.11.2022. – С. 572-579 https://is.ku.edu.kz/publishings/%7B8C458654-BF47-4A4F-A039-A00724BADECD%7D.pdf
114 Якимов С., Подкорытов С. Качество клапанных пар ШГН. ТНК переходит на импорт // Нефтегазовая Вертикаль. 2013. № 02. – С. 74-77 https://www.ngv.ru/upload/iblock/c62/c625c7a325ae6a34fd9f25def7f368bb.pdf
115 Иванова О.В., Савинкин В.В., Sandu A.V. Study of Structural Materials 95X18SH in Conjunction with a Rubber Mixture of Group VI and Polyurethane Grade PU SKU-PFL-100 with Damping Properties / International Conference on Innovative Research «EUROINVENT ICIR 2023», Iasi, 11th-12th of May 2023. – p. 98 http://www.euroinvent.org/cat/ICIR_2023.pdf
116 Молчанов А.Г. Пути дальнейшего совершенствования штанговых скважинных насосных установок // Бурение и нефть. – 2014. – № 2
117 Насретдинов М.Р. Повышение эффективности эксплуатации штанговых глубинных насосов за счет применения намагниченного седла клапана // Современные технологии в нефтегазовом деле. Сборник трудов Международной научно-практической конференции. Т.2. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. – C. 78-82
118 Билалова Г.А. Глубинно-насосная добыча нефти с использованием штанговых и электроцентробежных насосов. – Ростов: Феникс, 2020. – 172 с.

119 Валеев М.Д., Хасанов М.М. Глубиннонасосная добыча вязкой нефти. Уфа: Башкнигоиздат, 1992. – 150 с.
120 Валишин Ю.Г. Прогнозирование производительности штанговой глубинно-насосной установки // Нефтепромысловое дело. 1976. – № 48. – С. 63-68
121 Виденеев В.И., Чистяков В.Г. Улучшение показателей работы насосных скважин при совместном проявлении механических примесей и асфальтопарафинов. // Нефтепромысловое дело. – № 1. 2002. – С. 50-53
122 Рыжов Е.В., Рыжов М.Е. Интенсификация добычи нефти c использованием модернизированного ШГН BEEOILPUMP и технологий ООО «РАМ» // Москва. Российский нефтегазовый журнал о технологиях и оборудовании «Инженерная практика». 2015. № 04 https://glavteh.ru/
123 Султанов Б.З., Галимуллин М.Л. Клапан скважинного плунжерного насоса. Патент РФ RU 2 252 355 C2. Бюлл. №14 опубл. 20.05.2005г. https://patents.google.com/patent/RU2252355C2/ru
124 Ибрагимов Н.Г., Залятов М.Ш., Закиров А.Ф., Раянов Г.М., Ахмадуллин Р.Р., Раянов М.М. Глубинный штанговый насос. Патент РФ RU 2233995 C1, опубл. 10.08.2004г. https://patents.google.com/patent/RU2233995C1/ru?oq=2233995
125 Арзуманов С.В. Штанговая глубинная установка для эксплуатации в горизонтальном стволе скважины. Патент РФ RU 175380 U1. Бюлл. № 34 опубл. 01.12.2017г. https://patents.google.com/patent/RU175380U1/ru
126 Степанов Н.В., Ефимов А.А. Скважинный штанговый насос. Патент РФ RU 96617 U1. Бюлл. 22 опубл. 10.08.2010г. https://patents.google.com/patent/RU96617U1/ru?oq=96617
127 Насретдинов М.Р. Самоустанавливающийся магнитный клапан штангового глубинного насоса. Патент РФ RU 185543 U1. Бюлл. № 34 опубл. 10.12.2018г. https://patents.google.com/patent/RU185543U1/ru?oq=185543
128 Основные свойства полиамида. https://promresursy.com/materialy/polimery/poliamid/svoystva.html
129 Михайлин Ю.А. Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы. – СПб.: Профессия, 2006. – 624 с., ил. http://www.professija.ru/pdf/termpoly.pdf
130 Диоксид циркония, оксид алюминия и их соединения // virial.ru http://www.virial.ru/materials/95/ 

131 Эдисон И.А. Разработка технологии получения нанопорошков оксидов алюминия и циркония и материалов на их основе методом распылительной сушки растворов и суспензи: дис. к.т.н.: 05.17.11 / Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск, 2020. – 163 с.

132 ТУ 38-305152-04 Смеси резиновые невулканизованные товарные / http://www.baltrti.ru/assets/files/catalog/Baltrti.ru_RTI-pr_2011.pdf
133 ТУ 38-105-1082-86 Резиновая смесь невулканизованная товарные / https://sibkraspolimer.ru/syrye-reziny/smesi-rezinovye-nevulkanizirovanye-tovarnye-tu-38-105-1082-86.html
134 Журнал «Полимерные материалы» http://www.polymerbranch.com/catalogp/view/14/645.html
135 УралРезиноТехника https://ural-rti.ru/ftoroplast-i-poliuretan/poliuretan-tu-84-404-78/#:~:text=Технические%20характеристики&text=Обладает%20 твердостью %20от%2040%20до,своих%20качеств%20при%20140℃
136 Технология изготовления резины. Вулканизация. https://tehnar.net.ua/tehnologiya-izgotovleniya-rezinyi-vulkanizatsiya/
137 Грайфер В.И., Ишемгужин С.Б., Яковенко Г.А., Оптимизация добычи нефти глубинными насосами. – Казань: Татарское книжное издательство, 1973, С. 58-65
138 Savinkin V.V., Ivanova O.V., Zhumekenova Z.Z., Sandu A.V., Vizureanu P. Effect of New Design of the Laser Installation and Spraying Method on the Physical and Mechanical Properties the Inner Surface a Small Diameter Coated with 15Cr17Ni12V3F35ZrO2. Coatings, 2023, 13(3), 514 https://doi.org/10.3390/coatings13030514 
139 Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М.О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с.: ил.

140 Гуреева М.А. Экономика машиностроения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.А. Гуреева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с.

141 Пресс гидравлический ДГ2428А https://ozkpm.ru/catalog/pressy-gidravlicheskie-universalnye/press-gidravlicheskij-de2428
142 Токарно-винторезный станок 16К20Ф3 с ЧПУ https://tutmet.ru/tokarnyj-stanok-chpu-16k20f3-tehnicheskie-harakteristiki.html
143 Посевич А.Г., Саенко О.Б. Прапорщиков В.И. Системный подход к проектированию и анализу разработки нефтяных месторождений. – Science and world, 2016, vol. 1, № 9 (37), – р. 48-50
144 Ивановский В.Н., Долов Т.Р. Исследование эффективности работы клапанных узлов скважинных штанговых насосных установок // журнал «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», 2/2014. – С. 29-33
145 Ивановский В.Н., Бабакин И.Ю., Долов Т.Р., Дубино Ю.С. Ускоренные испытания клапанных узлов скважинных штанговых насосных установок на величину износа и герметичности, учебно-методическое пособие, 2016. – 38 с.
146 Галимуллин М.Л. Повышение надежности штанговых глубинных насосов // Научные проблемы Волго-Уральского Нефтегазового региона. Технические и естественные аспекты: Сб. науч. тр.: В 2 т, / Редкол.: В.Ш. Мухаметшин и др. –Уфа: Изд-во УГНТУ, 2000. – Т.2. – С. 25-28
147 Kyznetsova, V.N., Savinkin, V.V., Ratushnaya, T.Yu., Sandu, A.V., Vizureanu, P. Study of the spatial distribution of forces and stresses on wear surfaces at optimization of the excavating part of an earthmoving machine transverse profile. Coatings, 2021, 11(2), р. 1-16, 182. DOI: 10.3390/coatings11020182
148 Рудницкий С. Казахстанская нефтедобыча: эффективное бурение как приоритет // ROGTEC, Российские нефтегазовые технологии. – 2018. – №54. – С. 14-25
149 Savinkin, V.V., Sandu, A.V., Ratushnaya, T.Yu., Kolisnichenko, S.V., Omarov, M.Sh. Study of redistribution of the oil complex power drive ffectiveness for marginal wells when installing construction of recuperative action electro hydro cylinder. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering, 2021, 332(2), р. 229-244
150 Гурбанов P.C., Касимов А.Ф. Определение утечки жидкости через зазор между плунжером и цилиндром насоса при турбулентном режиме // Азербайджанское нефтяное хозяйство. 1962. – №2. – С. 44-46
151 Kuznetsova, V.N., Savinkin, V.V. More Efficient Rotation of Excavator Platforms. ISSN 1068-798X, Russian Engineering Research, 2017, Vol. 37, No. 8, pp. 667-671
152 Savinkin, V.V., Vizureanu, P., Sandu, A.V., Ivanischev, A.A., Surleva, A. Improvement of the turbine blade surface phase structure recovered by plasma spraying. Coatings, 2020, 10(1), p. 62 DOI: 10.3390/coatings10010062
153 Savinkin, V.V., Kuznetsova, V.N., Ratushnaya, T.Yu., Kiselev, L.A. Method of integrated assessment of fatigue stresses in the structure of the restored blades of CHP and HPS. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering, 2019, 330(8), pp. 65-77 DOI: 10.18799/24131830/2019/8/2213
154 Buhl H (2001) Korrosion und Korrosionsschutz: Titan und Titanlegierungen, Zirconium, Tantal und Niob. Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH, p. 1370-1486

155 Zakharov B.S., Drachuk V.R., Sharikov G.N. (2004) Differential rod pump. RU Patent 39366, 27 July 2004
156 Savinkin V.V., Kolisnichenko S.N., Sandu A.V., Ivanova O.V., Vizureanu P., Zhumekenova Z.Z. Investigation of the Strength Parameters of Drilling Pumps during the Formation of Contact Stresses in Gears // Applied Sciences (Switzerland), 2021, 11(15), 7076 https://doi.org/10.3390/app11157076
157 Frenkel Ya.I. (2021) Introduction to the theory of metals. URSS. Series: Physical and Mathematical heritage: Physics (Solid State Physics). Series: Classics of Engineering: Metal Science, p. 432

158 Ivanovskiy V.N., Elagina O.Yu., Gantimirov B.M., Sabirov A.A., Dubinov Yu.S., Dolov T.R. (2015) Analysis of the operation of various valve pairs of a borehole rod pump. The territory of "NEFTEGAZ" 9:92-99

159 Al-Taq A.A., Zeid S.M.A., Al-Haji H.H., Saleem J.A. (2013) Removal of organic deposits from oil producing wells in a sandstone reservoir: a lab study and a case history. Society of Petroleum Engineers https://doi.org/10.2118/164410-MS
160 Arbuzov V.N. Operation of oil and gas wells: a textbook. Part 2 / V.N. Arbuzov; Tomsk Polytechnic University. – Tomsk: Publishing House of Tomsk Polytechnic University, 2012. – 272 p.

161 Galimullin M.L. (2000) Improving the reliability of rod depth pumps. Scientific problems of the Volga-Ural Oil and Gas region. Technical and natural aspects 2:25-28
162 Ratushnaya, T.Yu., Shakirova M.A., Savinkin V.V., Ivanova O.V. Study of the Gas-Dynamic Features of the Design of the Gas-Air Path of the Plasmatron // Республиканский научный журнал «Труды университета» №1(90), 2023, КарТУ им. А.Сагинова. – С. 42-47 https://is.ku.edu.kz/publishings/%7B6670B6EE-EAA0-4D4F-B0F5-7E24DFD677B7%7D.pdf
163 Ратушная Т.Ю., Савинкин В.В., Шакирова М.А., Иванова О.В. Трехзаходный вихревой смеситель. Патент на полезную модель № 6809 Республика Казахстан, № 2021/1113.2 заяв. 08.12.2021; опубл. 14.01.2022г., бюлл. № 2 
164 Savinkin V.V., Zhumekenova Z.Zh., Sandu A.V., Kolisnichenko S.N., Ivanova O.V. Study of wear and redistribution dynamic forces of wheel pairs restored by a wear-resistant coating 15Cr17Ni12V3F. Coatings, 2021, 11(12), 1441. DOI:10.3390/coatings11121441 https://www.mdpi.com/2079-6412/11/12/1441
165 Дроздов Ю.Н. Прогнозирование изнашивания с учетом механических, физико-химических и геометрических факторов // Современная трибология: Итоги и перспективы. М.: ЛКИ. 2014. – С. 24-32

166 Горленко О.А., Тихомиров В.П., Бишутин Г.А. Прикладная механика: триботехнические показатели качества машин. М.: Юрайт. 2017. – 264 с.
167 ASM Handbook: Friction, lubrication and wear technology / ed. G.E. Totten. ASM International. 1992. V. 18. – 942 p.
168 Meng H.C., Ludema K.C. Wear models and predictive equations: their form and content // Wear. 1995. V. 183-185. – P. 443-457.
169 Измайлов В.В., Афанасьева Л.Е., Новоселова М.В. О прогнозировании ресурса узлов трения по критерию допустимого износа // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия «Технические науки». № 4 (16), 2022. – С. 5-17 DOI: 10.46573/2658-5030-2022-4-5-17
170 Попов В.Л. Механика контактного взаимодействия и физика трения. От нанотрибологии до динамики землетрясений. М.: Физматлит. 2013. – 352 с.

171 Лужнов Ю.М., Калачёв Ю.Н., Александров В.Д., Морщилов М.В. Анализ видов изнашивания рабочих поверхностей деталей: учебно-методическое пособие / Ю.М. Лужнов [и др.]. – М.: МАДИ, 2018. – 48 с.

172 Баженов Ю.В. Основы теории надежности машин: учебное пособие / Ю.В. Баженов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшее образование. 312 с. http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Aspirant/04.06.01/23.06.01/05.22.10/Metod_doc/Metod_OTNM_Ucheb_230403.pdf
173 Мышкин Н.К., Петроковец М.И. Трение, смазка, износ. М.: Физматлит. 2007. – 368 с.
174 Детали машин. Конструкционная прочность. Трение, износ, смазка. Машиностроение. Энциклопедия. М.: Машиностроение. 1995. Т. IV-1. – 864 с.
175 Fundamentals of friction and wear on the nanoscale / eds. E. Gnecco, E. Meyer. Springer. 2015. – 704 p.
176 Хрущев М.М. Трение, износ и микротвердость материалов: избранные работы (к 120-летию со дня рождения). М.: Краснод. 2012. – 512 с.

177 Molinari J.-F., Aghababaei R., Brink T., Frérot L., Milanese E. Adhesive wear mechanisms uncovered by atomistic simulations // Friction. 2018. V. 6 (3). P. 245-259
178 Popov V.L., Pohrt R. Adhesive wear and particle emission: Numerical approach based on asperity-free formulation of Rabinowicz criterion // Friction. 2018. V. 6 (3). P. 260-273.
179 Williams J. Engineering Tribology. Cambridge e.a.: Cambridge University Press. 2005. – 488 p. 

180 Rabinowicz E. The wear coefficient – magnitude, scatter, uses // ASME Trans. Journal of Lubrication Technology. 1981. V. 103 (2). – P. 188-193
181 Измайлов В.В., Новоселова М.В. О влиянии упрочняющей обработки поверхностей трения на ресурс трибосопряжения // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия «Технические науки». 2022. № 3 (15). С. 5–14.

182 Филяев А.Т. Исследование износостойкости сталей, упрочненных наклепом. Минск: Наука и техника. 1974. – 168 с.

183 Афанасьева Л.Е., Новоселова М.В., Барабонова И.А., Раткевич Г.В. Влияние лазерной закалки на микроструктуру и абразивную износостойкость стали 30ХГСА // Металлы. 2020. № 1. – С. 54–58
184 Bayer R.G. Engineering design for wear. New York: Marcel Dekker, Inc. 2004. – 416 p.
185 Savinkin V.V., Ivanova O.V., Kolisnichenko S.N., Sandu A.V. Ensuring the Durability of Oil Producing Pumps Through the Use of Laser Spraying Technology // Monograph. Published by Materials Research Forum LLC Millersville, PA 17551, USA; Published as part of the book series Materials Research Foundations, Volume 144 (2023), ISSN 2471-8890 (Print), P. 120
186 Savinkin V.V., Kolisnichenko S.N., Ratushnaya T.Yu., Ivanischev A.A., Ivanova O.V. Study on the optimal phase structure of recovered steam turbine blades using different technological spray modes for deposition of Al2O3. AIP Conference Proceedings span the physical sciences, including physics, math, chemistry, materials science and engineering. – 2129(1):020022·July 2019 DOI:10.1063/1.5118030
187 Климков Ю.М., Хорошев М.В. Лазерная техника: Учебное пособие – М.: МИИГАиК, 2014. – 143 с: ил.
188 Шахно Е.А. Аналитические методы расчета лазерных микро– и нанотехнологий. Учебное пособие – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 77 с.
189 Разработка мероприятий по увеличению добычи нефти на блоке 4а месторождения Узень, г. Актау. Отчет АО «КИНГ», 2012г.

190 Высоцкий В.И., Скоробогатов В.А. // Актуальные проблемы и перспективы освоения месторождений углеводородов: тез. докл. III Междунар. науч.- практ. конф. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2014. – С. 14–15

191 Булат А.В., Деговцов А.В., Ивановский В.Н., Корольков Д.О., Сабиров А.А. Особенности работы скважинных сепараторов механических примесей в составе скважинных штанговых насосных установок // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 7–8. – С. 42–52

192  Шакиров Э.И. Опыт применения технологий добычи и ограничения пескопроявления на пластах пачки ПК месторождений Бурсуковского направления // Инженерная практика. – 2010. № 2. – С. 58-65

193  Камалетдинов Р.С., Лазарев А.Б. Обзор существующих методов борьбы с мехпримесями // Инженерная практика. 2010. № 2. – С. 6-13

194  Михайлов А.Г., Волгин В.А., Ягудин Р.А. и др. Комплексная защита скважинного оборудования при пескопроявлении в ООО «РН-Пурнефтегаз» // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2010. № 12. – С. 84-89

195  Кузьмичев Н.П. Кратковременная эксплуатация скважин – эффективный способ эксплуатации скважин, осложненных выносом мехпримесей // Инженерная практика. 2010. №2. – С. 107-110

196  Ивановский B.H., Сабиров А.А., Якимов С.Б., Клусов А.А. Учет условий эксплуатации при проектировании периодических режимов работы скважин, оборудованных УЭЦН // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2013. №6. – С. 33-39

197 Шакуров А.Р. Современные методы борьбы с пескопроявлением при закачивании скважин. Скважинные фильтры PPS, PMC, РРК // Инженерная практика. 2010. № 2. – С. 115-119
198 Артамонов С.Ю., Горбачев А.В. Комплексный подход к повышению надежности скважинного оборудования. Проект «Белая Скважина» // Инженерная практика. 2012. № 10. – С. 34-43

199 Михалев Е.А. Фильтры для ЭЦН и ШГН производства ООО «РУСЭЛКОМ»// Инженерная практика. 2016. № 4. –С. 66-72

200 Соловьев Э.Ф., Варламов С.Е., Скважинные фильтры // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2008. – № 4

201 Петровский Э., Лебедева И., Мельникова Н., Системный анализ и оптимизация затрат на качество // Стандарт и качества. – 2003. – № 9
202 Савинкин В.В., Иванова О.В., Мацепура Е.А., Колисниченко С.Н., Сень Д.О. Скважинный самоочищающийся фильтр центробежного действия. Патент на полезную модель № 6888 Республика Казахстан, №2022/0010.2 заяв. 11.01.2022; опубл. 25.02.2022г.

Приложение А

[image: image350.png]PECIYBJIHUKA KA3ZAXCTAH

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

MATEHT
PATENT

Ne 6888

TAIAJIBI MOJIEJIBIE / HA ITOJIE3HYIO MOJIEJB / FOR UTILITY MODEL

(21) 2022/0010.2
(22) 11.01.2022

(45) 25.022022

(54) ©Ozin-e3i Ta3apTaTEIH OPTANBIKTHI dpEKeT €TeTiH YHFBIMANBIK CY3Ti
CKBaKUHHBII CaMOOYHIIAIONIHICS (PUIBTP HEHTPOOSKHOTO TeHCTBIS
Downhole self-cleaning filter of centrifugal force

(73) CaBunkuz Burammii Bnagmvuposmd (KZ)
Savinkin Vitaliy Vladimirovich (KZ)

(72) CaBunkuz Burammii Bnagnvuposmd (KZ) Savinkin Vitaliy Vladimirovich (KZ)
HBanoBa Onbra Braxmvupossa (KZ) Ivanova Olga Vladimirovna (KZ)
Manemnypa Enena AraronsesHa (KZ) Matsepura Elena Anatolevna (KZ)
Komucrmyenko Cepreii Huxonaesna (KZ) Kolisnichenko Sergei Nikolaevich (KZ)
Cenp JImutpuii Onerosmd (KZ) Sen Dmitriy Olegovich (KZ)

DIIK Ko KOfBIIs E. KyanTsIpoB
Tommucano SIIT E. KyanTeipos
Signed with EDS Y. Kuantyrov

«¥ITTBIK 3UATKEPTIiK MeHIIIK HHCTHTYTE» PMK JHpeKTOpsI
Jlupexrop PTTI «HaInoHabHEI HHCTHTYT HHTeIUIeKTYalbHOH COOCTBEHHOCTH
A Director of the «National Institute of Intellectual Property» RSE





Приложение Б
[image: image351.png]PECIYBJIHUKA KA3ZAXCTAH

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

MATEHT
PATENT

Ne 6809

TAIAJIBI MOJIEJIBIE / HA ITOJIE3HYIO MOJIEJB / FOR UTILITY MODEL

(54) Y xaKTsI KYIBIHIBI apaTacTHIPFIII
Tpex3axoIHEIil BUXPEBOIl CMeCHTeIb
Triple-threaded vortex mixer

(73) Parymmnas Tarbsaa FOpresHa (KZ)
Ratushnaya Tatyana Yurevna (KZ)

(72) Parymmnas Taresaa IOpreHa (KZ) Ratushnaya Tatyana Yurevna (KZ)
CapuakiH Butammii Bragnvnposma (KZ) Savinkin Vitaliy Vladimirovich (KZ)
HBanoBa Onsra Brammvnpossa (KZ) Ivanova Olga Vladimirovna (KZ)
IITaxnpoBa Mamaa AuBaposHa (KZ) Shakirova Madina Anvarovna (KZ)

DIIK Ko KOfBIIs E. KyanTsIpoB
Tommucano SIIT E. KyanTeipos
Signed with EDS Y. Kuantyrov

«¥ITTBIK 3UATKEPTIiK MeHIIIK HHCTHTYTE» PMK JHpeKTOpsI
\. Jupextop PITI «HalHOHATHHBI HECTHTYT HHTELTEKTyaTbHOH COOCTBEHHOCTH»

Director of the «National Institute of Intellectual Property» RSE





Приложение В

[image: image352.png]KIIC «BEHYYPJIBIK TOO «BEHUYPHAS

DOUPMACBHI TOUCK» . DOUPMA ITOUCK»
150013, Kasakcran PecriyGnkachi, Contycrik- 150013 Pecry6inka Kasaxcran, Cesepo-
Kasakcran 06:1. k. [Terponass, Illyxos - Kasaxcrauckas o6nacts, r. [Terponasosck,
koueci, 42, rex/akc (7152) 508561, 508687 % oe ya. Llyxosa, 42 , en/dakc (7152) 508561, 508687
E-mail: poiskpet@mail.ru; aa3@mail.ru ) E-mail: poiskpet@mail.ru; aa3@mail.ru
www.poiskpet.kz www.poiskpet.kz

73
ot « 40y 7/ MX‘M, " NIaBHBIH KOHCTPYKTOP-

Ha4aIbHUK TEXHUYECKOr0 OTAea
ast pupma ITorckn
VBanos E.A.

AKT BHEJIPEHUSI B [TIPOU3BO/ICTBO
KOHCTPYKTOPCKO# I0KYMEHTAIHH 10 IPOEKTHPOBAHHIO H H3rOTOBJICHHIO
3aII0PHOTO 3JIEMEHTA KJIANAHHON Maphbl «CeI0-map»
¢ IpHMeHeHHeM KOMOHHHPOBAHHBIX MAaTEPHAJIOB

M1, HEKE TIONHMCABIIMECS, WIEHB! KOMHCCHH B COCTaBe:, IVIaBHBIH KOHCTPYKTOP-HAYaIbHUK TeX-
Hiueckoro otaena TOO «Bewuypuas ¢upma [Tonck» Usanos E.A.; riasubii Texnosnor Knénos B.B. ¢
oJ1HO# cTOpOHBI M paspaborunku, Usanosa O.B., nokropant PhD, maructp, crapmmii npenonasaress Ka-
¢enper «Tpancnopr 1 MammHoctpoenne» CKY um. M.Kossibaesa; k.1.H., 1.T.H. P®, acconnupoBaHHBIH
npodeccop, 3aseayommii kKadeapoit « Tpancropr u MaumHOcTpoerney» Casuuku B.B. ¢ apyroit cropo-
HBI, COCTABH/IH HACTOSIIM aKT HAa PACCMOTPEHHE M IPHEM NPOEKTHOH JOKyMEHTAIMU 1O MPOEKTHPOBa-
HHIO H M3TOTOBJIEHHIO 3aIIOPHOTO JIEMEHTa KIIAIlaHHOM I1aphl «CEUIO-INap) ¢ NPUMEHEHHEM KOMOHHHPO-
BaHHbIX MAaTEPHAJIOB.

KoMuceusi, paccMOTPeB NPe/ICTaBIeHHYI0 KOHCTPYKTOPCKYIO IOKYMEHTALHMIO 110 IPOEKTHPOBAHHMIO
H M3rOTOBJICHHMIO 3aOPHOTO dJIEMEHTA KJIAllaHHOH Mapbl «CeUIo-IIapy ¢ MPUMEHEHHeM KOMOHHUPOBaH-
HBIX MaTepHaJIoB, NPHILIA K 3aKIIOYEHHIO, YTO MpeularaemMas KOHCTPYKTOpPCKask A0KYMEHTALHS 110 Tpo-
€KTHPOBAHMIO M M3TOTOBJICHHIO 3allOPHOTO JJIEMEHTAa KIANaHHOH Mapbl «CeuIo-luapy ¢ MPHMEHEHHEM
KOMOWHHPOBAHHBIX MATEPHAIIOB SBIAETCS AKTYalbHOM, 11eeCO06Pa3HON U CBOEBPEMEHHOM /Ul BHEIpe-
Hus B fesTenbHocTh npeanpustus TOO «Benuypras gupma ITouck». BHeapenue nanHOH 10KyMEHTalHK
TO3BOJTHT MOCTENEHHO MEPEHTH K 3PEKTHBHBIM METO/IaM IPOEKTUPOBAHHS, YTO TO3BOJIUT NIOBBICHTH Ka-
YECTBO BBINOJHEHHSA TEXHHYECKUX 3a[aHMIl [0 M3rOTOBJIEHHIO 3alOPHOTO JJIEMEHTA KIIANAHHOM mapsl
IITaHroBOTO rTyGUHHOrO Hacoca. JJaHHas JOKYMEHTAIus HMEET ePCIeKTUBBI 110 BHEAPEHHIO HOBOH TeX-
HOJIOTHH H3TOTOBJIEHHIO 3alIOPHOTO 3/IEMEHTA C IPUMEHEHHEM KOMOMHUPOBAHHBIX MAaTEPHAIOB.

TlpakTHyeckas IEHHOCTb JOKYMEHTALMHA 3aK/TI0YaeTCs B BOSMOKHOCTH TNIOCTENEHHOM cepTHuKa-
LMK ¥ BBIXO/Ia IPEANpUATHS Ha EBpasuiickuii peIHOK.

PA3PABOTYHKHU: YJIEHBI KOMHCCHH:
nokropanT PhD, maructp, cT. npenojasareis TJIaBHBIH KTOp-  HaYalbHHK
KapEAPHI & T PaHCIIOPT H MALIHHOCTPOEHUE) .

VBanos E.A.

podeccop, 3aB. kadeapoii TJIABHBI or
[MHOCTPOEHHE» / Knénos B.B.





Приложение Г

[image: image353.png]TOCT 3.1105-84 ®opwa 2

Jyon

Bra

Tow

CKY
SDO7101 .MC2021.001.007.002
um. M.KosuGacsa -_

1lap 06pe3HHeHHbIi

KOMIUIEKT JIOKYMEHTOB
Ha TEXHOJIOTHYECKHIi IPOLIECC MPeccoBoil ByIkanu3aiuu aetamu «lllap obpesunennsiii 8D07101.U1.MC2021.001.007.002»

Paspaboran WBanosa O.B.

Hayumublii pykoBoaUTEND,
K.T.H., 1.T.H. P®, npodeccop, 3aBeayrommii kaheapoit
«Tpancnopt u MaumsHoctpoenue» CKY um. M.Ko3siGaesa Capunkun B.B.

TJ1





[image: image354.png]rOCT3.1118-82 _dhopwa 1

[Ayern
B3am.
Modn.
I
Paspat. Visanosa O B.
Mposepun [Caeuniun BB. CKY um. Kosbibaeea 8D07101,771.MC2021.001.007.002
o Lllap 0GpeauHerHbiit
Mot 7B-14MA TY 38-105-1082-86
Ko T WO BN ] Fpaoc | KW Rog saror. Tipodus # paweps R i)
Mo02
0,23
A Tex | va. | PM | Onep. Kon HanweroBanve onepauin "Obo3Hadehme AokymerTa,
13 KoA,HanmeHoBan¥e,060pyA0BaHNs =] Tipod. P VT KP_| KOl | _EH on K. Ths T,
P 1] D.B L t i S N v To Te
A01 005 KoHTponsHas VIOTNe116 ans kontponepa
502_|CTon KoHTpOnbHbit BOM.7200-0031. 0,01
05

006_|1. MpoBEpMTL NACNOpT Ha NapTUio PeauHOBOV cMecy. TIPOBEPUTL MApKy PE3MHOBOI cMecy. TIPOBEPHTL AATY UATOTOBNIEHNS PE3MHOBO/ CMECH.
07

A8 010 Mpeccosas VIOT Ne273 ans npeccosutka
509 |Bepcrak FOCT P58863-2020 0,03 0,01
10

011_|1. MoaroTosuTe Hagecky m={

T12_|Bechl anekTpoHHble FOCT24104-88, Hox BAM.8305-1003.

13
A4 015 Mpeccosas VIOT Ne273 ans npeccosuuka
515 _|lWinpuu whekosbiit BOM.7200-0100. 0,05 0,01

MK/KTM | KapTa TexHonormyeckoro npotiecca





[image: image355.png]rOCT 3.1118-82

dopwa 16

IyGr

Bsam.

oon.

Onep. “OboaRaueRnE AORyMSRTE

sourtoLczLooL007 02 _

Koa vammerosarive, KP [ KOua | EA | on | Kur Tna

Tur.

on | _EB EH K

Hpacx.

1. TIPOBECTU NPOTSHKKY PEIMHOBOI CMECH Yepes dunbepy PBMM.

T03

HoxHuubl BOM.7200-0123.

04

A0S

020 [ipoGectpyitras VIOT Ne217 ans npeccosuuka 0,05

0.1

506

|Annapar crpyiitoit oumcTku ACO-150. Kamepa neckocTpyiitas BOM.7200-0342.

o7

008

1. OUMCTUTB BO3AYLHO-APOBECTPYifHbIM CNOCOBOM NOBEPXHOCTS Wwapa 8D07101.A/.MC2021.001.007.001.

09

A10

025 Mpeccosas VIOT Ne273 ans npeccouuka 0,05

03

511

Kabua ans HaneceHus knes.

1. O6e3KVMPWTL NOBEPXHOCTH Wwapa 8D07101.[1.MC2021.001.007.001 Genautom FOCT 443-76 (wnut yaiiT-CciupuTOM, Hechpacom).

Cywmrs 15...20 MuHyT npu Temneparype 15...35°C.

0,1

016

2. HarecTi ToHKuii, paBHOMEpHbii1, 63 NPONYCKOB rPYHTOBONHII CNIOV (Mpaiimep) knes "Xemocun-211".

MK/KTN | KapTa TexHonormyeckoro npotiecca





[image: image356.png]rOCT 3.1118-82 _ dpopma 16
1y6n.
Bsam.
Modn.
e
Crep CBounauens FomueHTa
Kon ramverosare, P | Kova | EA | on | Kur T T
o | Es | EW R Tipacx
01_|CywwTs & BbiTsKHOM Wwiadyy 30...35 MuHyT npu Temneparype 15...35°C. 0.1
02
T03_|Kuctb dneviuesas K®-25 FOCT 10597-80.
04
005 _|3. HaHecTv ToHKui1, paBHOMepHbiii, Gea NPoNyCKOB NOKPLIBHOM Crioi (anreaus) knes "Xemocun-221". 0.1
06_|CywwTb & BbiTsXHOM Wwiadyy 30...35 MuHyT npu Temneparype 15...35°C.
o7
T08_|Kuctb dneviuesas K®-25 FOCT 10597-80.
09
A0 030 Mpeccosas VIOT Ne273 ans npeccouuka 0,05 015
511_|Mpecc mapasnuueckuit [r2428A.
12
013 |1. YNIoXwTb 1 CNIO PEAMHOBOIO WIHYPA B HWKHIOK NAMTY. YNoXuT wap 8D07101.[11.MC2021.001.007.001. YNoxwTb ocTaslyiocs HacTs
14 _|HaBecky. YCTaHOBUTS BEDXHIOIO NNWTY. YCTaHOBMTS NpeccopMy Ha rApaBnMUeckuii npecc. MpoBeCTy 3anpeccosky. 01
15
T16_|Mpeccchopma 8D07101.[1/1.MC2021.002.002.001
MK/KTN | KapTa TexHonormyeckoro npotiecca 4





[image: image357.png]rOCT3.1118-82  dopwa 16

IyGr
Baw.
TTodn.

sourtoLczLooL007 02 _

“Obosavenve AoxywenTa
KP [ KOua | EA | on | Kur Tos Tur.
o on | _EB EH K Hpacx.

Onep. K
Koa vammerosarive,

UNGHOBaHE ONEpaLIn

-

01_|[laBnenue 1a marometpe 270+10 Krc/cm2; TemnepaTypa nnwT t=160+5°C; BpemMS BLIACPXKM NOA AaBMEHNeM 35+5 MitH. 0.05

03_|2. Nposectu pacnpeccosky npeccchopubi. V13eneus uagenue, oCTaBuTb OCTLIBATL B Te4eHMN 7 Yacos.

04

A05 035 Cnecaptas VIOT Ne266 ans cnecaps 0,05 0,05
506_|Cron cnecaphbit BOM.7200-0245.

o7

008 _|1. YaanuTts 06110i. 3a4nCcTuTh OCTaTkn 06nosi.

T09_|Haxpnaunas Gymara P80 FOCT 12439-79

At 040 KoHTponsHas VIOT Ne116 ans koHTponepa 0,05 005
512_|CTon KoHTpOnbHbit BOM.7200-0031.

014_|1. Kontponuposars pasmep cornacto ueprexa 8D07101.[11.MC2021.001.007.002
T15_|lWiraHrenuvpkyns WLL-1-125-0,1 FOCT 166-89

16
MK/KTN | KapTa TexHonormyeckoro npotiecca 5





Приложение Д

[image: image358.png]TOCT 3.1105-84 ®opwa 2

Jyon

Bra

Tow

CKY
$D07101 U1.MC2021.001.007.003
um. M.KossiGacsa -_

1lap 06pe3snHeHHbIH KOMOMHUPOBAHHBIT

KOMIUIEKT JIOKYMEHTOB
Ha TEXHOJIOTHYECKHil IPOLIECC MPECCOBOi By/IKaHu3aluK aetamu «lllap o6pe3sHHeH b KOMOHHHPOBAHHBI
8D07101.)/1.MC2021.001.007.003»

Paspaboran WBanosa O.B.

Hayumublii pykoBoaUTEND,
K.T.H., 1.T.H. P®, npodeccop, 3aBeayrommii kaheapoit
«Tpancnopt u mausHoctpoenne» CKY um. M.Ko3siGaesa Capunkun B.B.

TJ1





[image: image359.png]rOCT3.1118-82 _chopwa 1

16

Biam.

loon.

[Paspab.

Visarosa 0.B.

T Y L —— _—

HxomTp.

LLiap 0Bpe3MHeHHbIA KOMBMHUPOBAHHI/!

Mo1

7B-14MA TY 38-105-1082-86

TIpodurs n pasmeps:

Ko HammeroBarve onepaLin

Ko nanviero8are, 060pyaosanis
s

A0t

005 KoTponsHas VIOTNe116 ans kontponepa

502

CTon KOHTpOnbHLI BOM.7200-0031. 0,01

05

006

1. TpOBEPMTL NACMOPT Ha NapTUK0 PEaNHOBOI cMecu. TIPOBEPUTL MApKy PE3UHOBOV cMecu. TIPOBEPHTL AaTy MATOTOBNEHNS PE3MHOBO/ CMECH.

007

2. MpoBepwTs nacnopr Ha napTwio AvokcHAa LPKoHuS. MPOBEPUTS MapKy AVOKCHAA LMPKOHMS. TIPOBEPUTS ATy UrOTOBNEHUS ANOKCHAA LMDKOHMS.

08

A09

010 Mpeccosas VIOT Ne273 ans npeccosuuka

510

Bepcrak FOCT P58863-2020 0,03 0,01

012

1. TIOATOTOBMTH HaBECKy PEAMHOBOI cMeck M=0,065kr. MOArOTOBUTS HABECKY AVIOKCHAA LMPKOHMS M=0,02Kr.

T13

Becbl anekTpoHHble FOCT24104-88, Hox BOM.8305-1003.

14

A4

015 Mpeccosas VIOT Ne273 ans npeccosuuka

515

LWinpuy wexkosbiin BOM.7200-0100. 0,05 0,01

MK/

KTM | KapTa TexHomornieckoro npouecca 2





[image: image360.png]rOCT 3.1118-82

dopwa 16

IyGr

Bsam.

oon.

Onep. “OboaRaueRnE AORyMSRTE

sourtoLacazt 00703 _

Koa vammerosarive, KP [ KOua | EA | on | Kur Tna

Tur.

on | _EB EH K

Hpacx.

1. TIPOBECTU NPOTSHKKY PEIMHOBOI CMECH Yepes dunbepy PBMM.

T03

HoxHuubl BOM.7200-0123.

04

A0S

020 [ipoGectpyitras VIOT Ne217 ans npeccosuuka 0,05

0.1

506

|Annapar crpyiitoit oumcTku ACO-150. Kamepa neckocTpyiitas BOM.7200-0342.

o7

008

1. OUMCTUTB BO3AYLHO-APOBECTPYifHbIM CNOCOBOM NOBEPXHOCTS Wwapa 8D07101.A/.MC2021.001.007.001.

09

A10

025 Mpeccosas VIOT Ne273 ans npeccouuka 0,05

03

511

Kabua ans HaneceHus knes.

1. O6e3KVMPWTL NOBEPXHOCTH Wwapa 8D07101.[1.MC2021.001.007.001 Genautom FOCT 443-76 (wnut yaiiT-CciupuTOM, Hechpacom).

Cywmrs 15...20 MuHyT npu Temneparype 15...35°C.

0,1

016

2. HarecTi ToHKuii, paBHOMEpHbii1, 63 NPONYCKOB rPYHTOBONHII CNIOV (Mpaiimep) knes "Xemocun-211".

MK/KTN | KapTa TexHonormyeckoro npotiecca





[image: image361.png]rOCT 3.1118-82 _ dpopma 16
1y6n.
Bsam.
Modn.
e
Crep CBounauene AomueHTa
Kon ramverosare, ¥ | Kova | EA | on | Kur T T
o | Es | EW R Tipacx
01_|CywwTs & BbiTsKHOM Wwiadyy 30...35 MuHyT npu Temneparype 15...35°C. 0.1
02
T03_|Kuctb dneviuesas K®-25 FOCT 10597-80.
04
005 _|3. HaHecTv ToHKui1, paBHOMepHbiii, Gea NPoNyCKOB NOKPLIBHOM Crioi (anreaus) knes "Xemocun-221". 0.1
06_|CywwTb & BbiTsXHOM Wwiadyy 30...35 MuHyT npu Temneparype 15...35°C.
o7
T08_|Kuctb dneviuesas K®-25 FOCT 10597-80.
09
A0 030 Mpeccosas VIOT Ne273 ans npeccouuka 0,05 015
511_|Mpecc mapasnuueckuit [r2428A.
12
013 |1. YNIoXwTb 1 CNIO PEAMHOBOIO WIHYPA B HWKHIOK NAMTY. YNoXuT wap 8D07101.[11.MC2021.001.007.001. YNoxwTb ocTaslyiocs HacTs
14 _|HaBecky. YCTaHOBUTS BEDXHIOIO NNWTY. YCTaHOBMTS NpeccopMy Ha rApaBnMUeckuii npecc. MpoBeCTy 3anpeccosky. 01
15
T16_|Mpeccchopma 8D07101.[1/1.MC2021.002.002.001
MK/KTN | KapTa TexHonormyeckoro npotiecca 4





[image: image362.png]rOCT3.1118-82  dopwa 16

IyGr
Baw.
TTodn.

sourtoLacazt 00703 _

“Obosavenve AoxywenTa
KP [ KOua | EA | on | Kur Tos Tur.
o on | _EB EH K Hpacx.

Onep. K
Koa vammerosarive,

UNGHOBaHE ONEpaLIn

-

01_|[laBnenue 1a marometpe 270+10 Krc/cm2; TemnepaTypa nnwT t=160+5°C; BpemMS BLIACPXKM NOA AaBMEHNeM 35+5 MitH. 0.05

03_|2. Nposectu pacnpeccosky npeccchopubi. V13eneus uagenue, oCTaBuTb OCTLIBATL B Te4eHMN 7 Yacos.

04

A05 035 Cnecaptas VIOT Ne266 ans cnecaps 0,05 0,05
506_|Cron cnecaphbit BOM.7200-0245.

o7

008 _|1. YaanuTts 06110i. 3a4nCcTuTh OCTaTkn 06nosi.

T09_|Haxpnaunas Gymara P80 FOCT 12439-79

At 040 KoHTponsHas VIOT Ne116 ans koHTponepa 0,05 005
512_|CTon KoHTpOnbHbit BOM.7200-0031.

014_|1. Kontponuposars pasmep cornacto ueprexa 8D07101.[11.MC2021.001.007.002
T15_|lWiraHrenuvpkyns WLL-1-125-0,1 FOCT 166-89

16
MK/KTN | KapTa TexHonormyeckoro npotiecca 5





Приложение Е

Маршрутная карта лазерной обработки цилиндра ШГН
	005
	Установить заготовку на приспособление для правки.

Произвести измерение прямолинейности на соответствие 0,1 на 1 метр.

При несоответствии прямолинейности произвести правку заготовки.
	[image: image363.png]3700

57"

ar







	Заготовительная
	
	

	010
	Шлифовать наружный диаметр на всю длину выдержать размер Ø57-1.

Выдержать допуск круглости в пределах 0,1 мм.


	[image: image364.png]#57







	Бесцентрово-шлифовальная
	
	

	015
	Обработать деталь по управляющей программе, выдерживая размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Выдержать шероховатость Ra1.6.

Выдержать допуск перпендикулярности 0,02 мм.

Выдержать углы 45º, 30º, 15º.
	[image: image365.png]




	Токарная ЧПУ
	
	

	020
	Расточить внутренний диаметр до размера Ø45,5±0,03 с образованием резьбы высотой 0,25 мм.

Выдержать отклонение прямолинейности в пределах 0,1 на 1 метр.

Выдержать допуск соосности в пределах 0,4 мм.
	[image: image366.png]#455:003

—|ovwo®| el

204 4






	Расточная
	
	

	025
	Обработать дробью внутреннюю поверхность цилиндра на всю длину
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	Дробеструйная
	
	

	030
	Установить деталь необработанным торцом и выставить биение относительно A не более 0,1 мм.

Точить размеры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 согласно контуру на эскизе.

Перевернуть деталь на 180º, установить. Закрепить.

Расточить размер 8 согласно контуру на эскизе.
	[image: image368.png]3700¢5






	Токарная ЧПУ
	
	

	035
	Установить головку напыления внутрь цилиндра.

Напылить слой керамики до диаметра Ø44,3+0,15


	[image: image369.png]3610233

05.06
Tonyuma nanwnennozo cios

#4437
 Tocae wamneni

A







	Напыление
	
	

	040
	Установить деталь, выставить по индикатору радиальное биение 0,1 мм.

Хонинговать размер Ø44,45+0,05.
	[image: image370.png]




	Хонинговальная
	
	


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








2

[image: image381.png]OBPpbIB KONOHHBI WTaHT

M3Hoc v 3aKkNMHMBaHVE
napbl "NAyHKep-uaMHAp"

M3Hoc knananworo yana

Otkas HKT

OTBOPOT KONOHHBI WTAHT

[ipyruie BuabI 0TKa308

5%

10%

15%

20%

25%

30%




[image: image382.wmf],

f

E

L

P

ж

×

×

=

l

[image: image383.wmf],

)

(cos

1440

2

/

1

2

2

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

×

×

×

=

l

b

m

sh

S

n

F

Q

А

пл

ф

[image: image384.wmf].

)

(cos

4

1440

1

2

/

1

2

2

2

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

×

å

×

×

-

+

×

×

×

=

-

l

q

b

m

p

f

E

L

G

sh

S

n

d

Q

n

i

АСПО

i

А

пл

ф

[image: image385.wmf],

1

f

E

L

G

АСПО

n

i

i

×

×

×

å

=

=

q

l

[image: image386.png]Pesynsrare pasbernn

Korewbix sneverTos: 50112
Yanos: 86077

Tin snewerTos: 10-y3n0sbie TETpasaps!
MapameTpel pasbuerma: LWar = 2;Ke = 1.2,K.

Fny6ura npocoTpa
I

‘ YCTanosuTs NM0GKoCTs paspesa



_1789151621.unknown

_1789166960.unknown

_1789978189.unknown

_1790017783.unknown

_1791409079.unknown

_1791636606.unknown

_1791701917.unknown

_1791798177.unknown

_1792243686.unknown

_1791747316.unknown

_1791637050.unknown

_1791631891.unknown

_1790017785.unknown

_1790339773.unknown

_1790017786.unknown

_1790017784.unknown

_1789984097.unknown

_1789992531.unknown

_1790017781.unknown

_1790017782.unknown

_1789993422.unknown

_1790014051.unknown

_1790014357.unknown

_1790013743.unknown

_1789993074.unknown

_1789989929.unknown

_1789990641.unknown

_1789984137.unknown

_1789983849.unknown

_1789984088.unknown

_1789978262.unknown

_1789168911.unknown

_1789421676.unknown

_1789505049.unknown

_1789977995.unknown

_1789978052.unknown

_1789505552.unknown

_1789422759.unknown

_1789423820.unknown

_1789424551.unknown

_1789423218.unknown

_1789422157.unknown

_1789170541.unknown

_1789333856.unknown

_1789333949.unknown

_1789219188.unknown

_1789169511.unknown

_1789169537.unknown

_1789169233.unknown

_1789167332.unknown

_1789168479.unknown

_1789168579.unknown

_1789167683.unknown

_1789168403.unknown

_1789167142.unknown

_1789167309.unknown

_1789166982.unknown

_1789157426.unknown

_1789158922.unknown

_1789160439.unknown

_1789161031.unknown

_1789166590.unknown

_1789166768.unknown

_1789162042.unknown

_1789162053.unknown

_1789162105.unknown

_1789161182.unknown

_1789161897.unknown

_1789160625.unknown

_1789160718.unknown

_1789160549.unknown

_1789159506.unknown

_1789159818.unknown

_1789160289.unknown

_1789159772.unknown

_1789159076.unknown

_1789159441.unknown

_1789159019.unknown

_1789158324.unknown

_1789158566.unknown

_1789158679.unknown

_1789158464.unknown

_1789157755.unknown

_1789157891.unknown

_1789157699.unknown

_1789154179.unknown

_1789155149.unknown

_1789156062.unknown

_1789156127.unknown

_1789155371.unknown

_1789154532.unknown

_1789154954.unknown

_1789154229.unknown

_1789153380.unknown

_1789153707.unknown

_1789153853.unknown

_1789153512.unknown

_1789152164.unknown

_1789153337.unknown

_1789151786.unknown

_1789041239.unknown

_1789133843.unknown

_1789145172.unknown

_1789149265.unknown

_1789151048.unknown

_1789151102.unknown

_1789151025.unknown

_1789148370.unknown

_1789149230.unknown

_1789147491.unknown

_1789134774.unknown

_1789144265.unknown

_1789144852.unknown

_1789134922.unknown

_1789134586.unknown

_1789134603.unknown

_1789133876.unknown

_1789075831.unknown

_1789126715.unknown

_1789129668.unknown

_1789129760.unknown

_1789126873.unknown

_1789120109.unknown

_1789120648.unknown

_1789121129.unknown

_1789121385.unknown

_1789120263.unknown

_1789076525.unknown

_1789047448.unknown

_1789049035.unknown

_1789049641.unknown

_1789048087.unknown

_1789044274.unknown

_1789044851.unknown

_1789044126.unknown

_1788792194.unknown

_1788814037.unknown

_1788817999.unknown

_1788818689.unknown

_1788818771.unknown

_1788858046.unknown

_1788818715.unknown

_1788818637.unknown

_1788816413.unknown

_1788816647.unknown

_1788816386.unknown

_1788794146.unknown

_1788801948.unknown

_1788806779.unknown

_1788798625.unknown

_1788799690.unknown

_1788801527.unknown

_1788797572.unknown

_1788792227.unknown

_1788792256.unknown

_1788792219.unknown

_1786454804.unknown

_1786486362.unknown

_1786488330.unknown

_1786489517.unknown

_1787495253.unknown

_1787995099.unknown

_1786488355.unknown

_1786487708.unknown

_1786488147.unknown

_1786486783.unknown

_1786457957.unknown

_1786486329.unknown

_1786486191.unknown

_1786455292.unknown

_1777027084.unknown

_1777658022.unknown

_1786453710.unknown

_1786454395.unknown

_1777752627.unknown

_1786453488.unknown

_1777664396.unknown

_1777654644.unknown

_1777654902.unknown

_1777657936.unknown

_1777655242.unknown

_1777654753.unknown

_1777057631.unknown

_1773411621.unknown

_1775222360.unknown

_1775245477.unknown

_1777025240.unknown

_1775228661.unknown

_1773413306.unknown

_1773415166.unknown

_1768135669.unknown

_1773403230.unknown

_1771858260.unknown

_1767530406.unknown

