Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Кафедра общей биологии и геномики

УДК 579.222.3                                                                              На правах рукописи

РЫСБЕК АЙДАНА БЕГАЛЫҚЫЗЫ

Выделение и изучение морфологических, физиологических и биохимических свойств продуцентов полигидроксибутирата (ПГБ)

8D05107 – Биология

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Научный консультант

доктор биологических наук,

профессор

А.А. Курманбаев

Зарубежный научный консультант

доктор PhD профессор

У. Янкевич

(Варшава)

Республика Казахстан

Астана, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ…………………………….……... | 4 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. | 5 |
| 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………. | 8 |
| 1.1 Производство синтетических полимеров и его значение в мире…… | 8 |
| 1.1.1 Продуценты ПГБ…………………………………………………….… | 12 |
| 1.1.2 Процесс биосинтеза ПГБ…………………………………………….... | 14 |
| 1.2 Методы улучшения синтеза ПГБ…………………………………….… | 19 |
| 1.3 Способы определения ПГБ………………………………………….….. | 26 |
| 1.4 Механические свойства и применения ПГБ…………………………... | 27 |
| 1.4.1 Различные области применения ПГА………………………………... | 30 |
| 1.4.2 Промышленное производство ПГА…………………………………... | 32 |
| 1.5 Экономическое и экологическое значение ПГА…………………….… | 32 |
| 1.6. Биоразложение ПГА………………………………………………….…. | 35 |
| 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ…………………………………………..… | 38 |
| 2.1 Объекты исследований……………………………………………….…. | 38 |
| 2.2 Морфологическая и биохимическая характеристика П3ГБ положительных бактериальных изолятов……………………………….….. | 38 |
| 2.3 Протеомный МАЛДИ-ТОФФ анализ…………………………………… | 38 |
| 2.4 Молекулярная идентификация выбранных штаммов бактерий, продуцирующих П3ГБ…………………………………………………….…. | 39 |
| 2.5 Молекулярная характеристика выбранных бактерий, продуцирующих П3ГБ, путем амплификации гена phb………………….... | 41 |
| 2.6 Скрининг П3ГБ продуцирующих бактерий на световом микроскопе.. | 42 |
| 2.7 Оптимизация питательной среды и условий культивирования……..... | 42 |
| 2.7.1 Оптимизация метода культивирования для наиболее эффективного синтеза П3ГБ штаммом Bacillus aryabhattai RA5……….…………………………………………………………………… | 43 |
| 2.8 Извлечение и количественное определение П3ГБ химическим путем………………………………………………………………………..…. | 44 |
| 2.9 Измерение оптической плотности образцов на спектрофотометре….. | 44 |
| 2.10 Получение эффективного продуцента при облучении ультрафиолетом………………………………………………………………. | 45 |
| 2.11 Анализ выбранных бактериальных штаммов, продуцирующих ПГБ, в трансмиссионном электронном микроскопе (TEM)………………..…… | 45 |
| 2.12 Экстракция П3ГБ из биомассы………………………………………… | 46 |
| 2.13 ИК-Фурье-спектроскопия. Характеристика экстрагированного полимера…………………………………………………………….…..……. | 46 |
| 2.14 Подготовка мембран ПГБ………………………………………...…….. | 47 |
| 2.2 Проницаемость водяного пара и газов через мембраны……………… | 47 |
| 2.2.1 Проницаемость водяного пара………………………………………… | 47 |
| 2.2.2 Проницаемость для кислорода………………………………………… | 47 |
| 2.2.3 Проницаемость углеводов………………………………………...…… | 47 |
| 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ……………………………..………. | 48 |
| 3.1 Выделение и скрининг бактерий, продуцирующих П3ГБ……………. | 48 |
| 3.2 Влияние концентрации бобового отвара на концентрацию П3ГБ при культивировании в колбах…………………………………………………... | 53 |
| 3.3 Молекулярная идентификация отобранных П3ГБ позитивных бактериальных штаммов……………………………………….……...…….. | 56 |
| 3.4 Проектирование и анализ эволюционного дерева……………………... | 58 |
| 3.5 Морфологические и физиолого-биохимические свойства продуцентов ПГБ…………………………………………………………….. | 59 |
| 3.6 Оптимизация условий культивирования штамма Bacillus aryabhattai RA5 отъемно-доливным методом…………………………………………. | 61 |
| 3.7 ТЕМ Анализ отобранных бактериальных штаммов, продуцирующих П3ГБ……………………………………………………………………….…. | 62 |
| 3.8 FTIR характеристика ПГА………………………………………………. | 66 |
| 3.9 Молекулярная характеристика выбранных штаммов, продуцирующих ПГБ………………………………………………………… | 68 |
| 3.10 Проницаемость водяного пара и газов……………………………..…. | 70 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………..……. | 71 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………….. | 73 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ A – Патент на полезную модель…………………..……. | 91 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Культуральные и морфологические свойства активных штаммов микроорганизмов…………………………………….... | 93 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В – Анализ биохимического теста……………………... | 95 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Заключение Исследования патогенности штамма RA1……………………………………………………………………………. | 97 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Заключение Исследования патогенности штамма AZ3……………………………………………………………………….…… | 99 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Заключение Исследования патогенности штамма RA 5………………………………………………………………………..….. | 101 |

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АТФ | – аденозин-5’-трифосфат |
| --- | --- |
| ВЭЖХ | – высокоэффективная жидкостная хроматография |
| 3ГБ | – 3-гидроксибутират |
| 3ГВ | – 3-гидроксивалерат |
| ДАБ | – диаминобутират |
| ДГ | – дегидрогеназа |
| КоА | – коэнзим А |
| НАД(Ф)+ | – никотинамидадениндинуклеотид (фосфат), оксиленный |
| НАД(Ф)Н | – никотинамидадениндинуклеотид (фосфат), восстановленный |
| п.н. | – пары нуклеотидов |
| ПГБ/П3ГБ | – полигидроксибутират |
| ПГБ/В | – полигидроксибутировалерат |
| ПГТD | – поли (3-гидрокситетрадеканоат) |
| П3ГБHH | – поли (3-гидроксибутират-со-3-гидроксигексаноат) |
| П3ГБВ | – поли (3-гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат) |
| ПГO | – поли-3-гидроксиоктаноат |
| ПП | – полипропилен |
| ПОА | – полиоксиалканаты |
| ПЦР | – полимеразная цепная реакция |
| ТБО | – твердые бытовые отходы |
| ЦТК | – цикл трикарбоновых кислот |
| PPF | – Polypropylene Fumarat/фумарат полипропилена |
| ЛПС | – Липополисахарид |
| CDW | – “cells dry weight” сухую массу клетки |
| FT-IR | – Fourier-transform infrared spectroscopy/инфракрасная спектроскопия с Фурье-преобразованием |
| NMR | – Nuclear magnetic resonance spectroscopy/ядерно-магнитный резонанс |
| СДС | – додецилсульфат натрия |
| СПК | – скорость переноса кислорода |
| НРК | – натяжения растворенного кислорода |
| ПО | – периодического обновления |

- ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы. Настоящая работа посвящена исследованию бактерий продуцентов полигидроксибутирата и изучению их морфологических, физиологических и биохимических характеристик.

Актуальность темы исследования. Одним из актуальных направлений современной биологии является развитие индустрии экологически чистых биоразлагаемых пластиков. Многомиллионные отходы пластиков являются причиной глобальных экологических проблем. Это послужило мощным стимулом для создания специальных полимерных материалов, совместимых с природой – биопластиков. Среди них наиболее известным является поли-3-гидроксибутират (ПГБ) из группы высокомолекулярных-микробных полигидроксиалканоатов ПГА. ПГБ имеет схожие по ряду физико-химических свойств с синтетическими полимерами (полипропиленом, полиэтиленом), выпускаемые в огромных количествах, которые не разрушаются в природной среде. Полигидроксибутират, называемый биоматериалом будущего, представляет собой натуральный и экологически чистый полимер. Его получают из более чем 300 различных видов микроорганизмов. ПГБ является готовым к использованию полимером, он не нуждается в дальнейшей полимеризации, как в случае с полилактидами и близок по физическим свойствам к синтетическим полимерам типа полипропилена. Отличия от них заключается в биосовместимости в живых организмах и биоразлагаемости, которые образуют нетоксичные продукты как CO2 и H2O при разложении. Известными продуцентами ПГБ являются бактерии следующего рода: Alcaligenes, Chromatium, Hyphomicrobium, Methylobacterium, Nocardia, Pseudomonas, Rhizobium, Spirillum, Streptomyces и другие. В настоящее время в мире по данной тематике проводятся многочисленные научные исследования.

Объекты исследования – почвенные бактерии, являющиеся эффективными продуцентами ПГБ.

Предмет исследования – морфолого-биохимические свойства продуцентов, оптимизация условии культивирования, получение эффективного продуцента ПГБ и анализ экстрагированного образца.

Цель работы. Выделение и изучение морфологических, физиологических и биохимических свойств микроорганизмов-продуцентов полигидроксибутирата (ПГБ).

Задачи исследования:

  - 1) выделить чистые культуры продуцентов полиогидроксибутирата (ПГБ) и создать из них рабочую коллекцию;

  - 2) изучить морфологические, физиологические и биохимические свойства наиболее активных продуцентов;

  - 3) провести молекулярную идентификацию отобранных П3ГБ-позитивных бактериальных штаммов;

4) оптимизировать процесс культивирования бактерии-продуцентов ПГБ;

5) получить эффективный продуцент при облучении ультрафиолетом;

6) провести физико-химический анализ экстрагированного полимера.

Научная новизна исследования. Получены новые данные о биоразнообразии и метаболическом потенциале аэробных микроорганизмов продуцентов ПГБ. Для биосинтеза ПГБ использовали различные микроорганизмы, в том числе почвенные бактерии рода Azotobacter и Bacillus, изучены их морфологические и физиолого-биохимические свойства. Это позволило впервые получить отечественную коллекцию продуцентов ПГБ для последующего его практического применения в Казахстане.

В работе впервые использовалось ультрафиолетовое (УФ) облучение, как стрессовый фактор для увеличения продукции ПГБ штаммами Bacillus megaterium RAZ 3, Azotobacter chrocococcum AZ 3 и Bacillus araybhattai RA 5, изолированные из региональных каштановых почв Северного Казахстана. Также, впервые было обеспечено увеличение выхода биомассы продуцентов за счет белкового обогащения питательной среды бобовым отваром.

В работе впервые оптимизирован способ культивирования бактерий отъемно-доливным методом (ОД) для получения высокого выхода как биомассы, так и ПГБ штаммом Bacillus aryabhattai RA 5. Полученные данные расширяют представление о биоразнообразии аэробных микроорганизмов продуцентов из каштановых почв, а также раскрывают перспективы их применения в качестве объектов биотехнологии.

Теоретическая значимость исследования. В результате исследования выделены мутантные штаммы с высокой продукцией ПГБ, а также новый штамм Bacillus aryabhattai RA 5, который ранее не был зарегистрирован как продуцент ПГБ. Новые штаммы накапливают полигидроксибутират (ПГБ) (50–60% от веса сухих клеток), что позволяет считать его потенциальным эффективным продуцентом этих соединений. Все новые виды штаммов представлены в международных коллекциях микроорганизмов и доступны научной общественности для последующих исследований как в теоретических, так и в прикладных аспектах.

Практическая ценность работы. Полученный новый штамм Bacillus aryabhattai RA 5 может быть использован для дальнейших исследований, как новый эффективный продуцент полимеров ПГБ.

Основные положения, выносимые на защиту:

УФ облучение использовалось как стрессовый фактор для увеличения продукции ПГБ штаммами Bacillus megaterium RAZ 3, Azotobacter chrocococcum АZ 3, Bacillus araybhattay RA 5. Также, обеспечено увеличение выхода биомассы продуцентов за счет белкового обогащения питательной среды бобовым отваром. Наиболее оптимальной концентрацией бобового отвара на синтез ПГБ для измененного типа Bacillus megaterium RAZ 3 являлось 20 г/л, при котором сухой вес клеток составил 25,7 г/л, а содержание ПГБ 13,83 г/л, при этом процентный выход ПГБ составил 53,75%.

Методом TEM у всех перспективных штаммов RAZ3, RA5 и AZ3, полученных в ходе настоящего исследования выявлено накопление плотных гранул П3ГБ в цитозоле, это подтверждает то, что эти штаммы являются эффективными продуцентами П3ГБ.

Анализ спектров извлеченного полимера методом ИК Фурье спектроскопии показал близкое соответствие маркерных пиков со стандартным П3ГБ, но и значительную степень чистоты исследованного образца П3ГБ.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на:

- международной научно-практической конференции «Современные Проблемы Биотехнологии: от Лабораторных Исследований к Производству», 4-5 июня, 2021 г., КазНУ имени аль-Фараби, онлайн (Алматы, 2021);

- конференции, организованной кафедрой биохимии Варшавского университета естественных наук-SGGW, оффлайн (Варшава, 2021);

- международной виртуальной конференций по науке о полимерах и композиционных материалах с постоянной темой: “Unifying The Most Noteworthy of Emerging Techniques On Polymer Science and Composite Materials” 17-18 июня 2022 года. Онлайн (Университет Флоренции, 2021);

- виртуальной международной конференции “Plant productivity and food safety: Soil science, Microbiology, Agricultural Genetics and Food quality” 15-16.09.2022. Онлайн (2022, Университет Николая Коперника, Торунь, Польша).

Три штамма депонированы в депозитарии промышленных микроорганизмов РГП на ПХВ "Национальный центр биотехнологии" КН МОН РК под регистрационными номерами IMD – B - 461, IMD – B - 462 и IMD – B - 460 (свидетельство депонирования от 10.01.2022 г).

Получен патент на полезную модель на штамм Bacillus araybhattai RA 5. №7433 РК 2022/0550.2 от 09.09.2022. Представлен в (Приложение А).

Публикации. Результаты основного содержания диссертационной работы отражены в 6 печатных изданиях, в том числе 1 в издании по перечню Комитета по контролю в сфере образования и науки министерства образования и науки Республики Казахстан, 3 в сборнике международной научно-практической конференции и 1 статья в издании, входящее в базу данных компании Web of Science (Polymers, IF – 4,967) и Scopus. 1 патент на полезную модель Республики Казахстан «Штамм бактерий рода Bacillus Aryabhattai Ra 5 – продуцент полигидроксибутирата, используемый для получения биопленки» №7433 РК 2022/0550.2 от 09.09.2022 (Приложение А).

Личный вклад автора. В процессе выполнения этих исследований автор самостоятельно проводил все эксперименты и обработку экспериментальных данных и их теоретический анализ.

Структура диссертации. Диссертация состоит из списка обозначений и сокращений, введения, литературного обзора, материалов и методов, результатов и обсуждения, включающих 3 подраздела, заключения и списка использованных источников из 246 наименований, также содержит 13 таблиц, 19 рисунков и 6 приложения.

- 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Производство синтетических полимеров и его значение в мире

Пластик занимает особое место в современном мире и используются в различных сферах деятельности, таких как упаковка, строительные материалы, потребительские товары и многое другое. Ежегодно в мире производится около 100 миллионов тонн пластмасс (рисунок 1). Известно, что синтетические полимеры получают из нефтехимических продуктов, в природе пластики не разлагаются, поэтому отходы накапливаются и они становятся источником загрязнения окружающей среды на долгое время и могут наносить вред живым организмам. Борьба с пластиковыми отходами ведется, но даже в развитых странах, где есть пункты переработки пластика принимают не все виды пластика. Так или иначе пластиковые полигоны растут, попадая в океаны и загрязняя тотально природные среды.

Рисунок 1 – Образование и утилизация пластиковых отходов

Примечание – Составлено по источнику [1]

По рисунку 1 мы можем видеть образование и утилизация пластиковых отходов с 1950 го 2050 года. По данным из журнала Science, на сегодняшний день произведено 8300 миллионов метрических тонн первичных пластмасс. По состоянию на 2015 год, около 6300 тонн пластиковых отходов было произведено, около 9% из которых было переработано, 12% было сожжено, а 79% было накоплено на свалках или в природной среде. Если производство будет продолжаться по этой кривой, к концу 2050 года человечество произведет 26 000 тонн смол, 6000 тонн полипропиленовых волокон и 2000 тонн добавок. Предполагая последовательные модели использования и прогнозируя текущие глобальные тенденции в области обращения с отходами до 2050 года, 9000 тонн пластиковых отходов будут переработаны, 12 000 тонн сожжены и 12 000 тонн выброшены на свалки или в окружающую среду. Это непременно большой урон нашей экологии.

Пластик, попадая в океаны и моря распадается на более мелкие кусочки, на микропластики с размером меньше 5 мкм. Плавая в воде, она привлекает рыб и птиц, которые поедая микропластик вскоре погибают. Таким образом, пластик, который был в желудке у морских обитателей, попадают снова к нам на стол, чем замыкают круговорот пластика в нашей экосистеме [2].

С каждым годом производство пластика увеличивается геометрический, всего за последние 50 лет производство пластика увеличилось в 22 раза, что послужило выделению около 180 млрд. долларов США только за последние десятилетие. А недавняя пандемия КОВИД -19 так больше вызвала всплеск использования и пластиковых масок, защитных очков и перчаток [3]. В настоящее время 80% всех отходов в мире составляют пластики, неподдающиеся разложению длительное время около 100 лет.

Рисунок 2 – Объем образованных отходов пластика в разрезе регионов за 2020 год, тонн

Примечание – Единая информационная система охраны окружающей среды

Ежегодно в Казахстане формируется 5 миллионов твердых бытовых отходов, из которых 10–15% составляет пластик.  Это значит, что 42 кг пластика выбрасывается ежемесячно от каждого жителя страны. И эта цифра растет с каждым годом.

В этой связи актуализировалась разработка биопластиков крупнейшими компаниями-производителями биоразлагаемых пластиков, такие как в США: NatureWorks, в Японии Mitsubishi Chemicals в Европе – BASF, Novamont [4, 5].

В 2007 году производство пластика во всем мире составило 270 млн. тонн. В некоторых развитых странах идет процесс переработки пластика, в этой сфере уже добились определенного успеха развитые страны Европы и средней Азии. Крупнейших странах с экономической устойчивостью, как ЕС переработка пластика активна ведется и уже утилизируется около 30% пластмассы. Также и в США, где 10% пластика идет на утилизацию, тогда как этот вопрос совершенно не рассматривается или очень слабо идут работы в этой области в других бедных и развивающихся странах [6]. Однако, переработка и утилизация пластика является недешевым процессом, который требует трудоемкой и сложной сортировки мусора. После чего пластик подвергается дроблении, и уже из него сложно сотворить что-то качественное, так как оно уже не имеет товарного вида и качества [7].

И все же мы не можем отказаться полностью от применения пластика, ведь сложно представить медицинское учреждение без одноразовых шприцов или других незаменимых предметов пользования, но замена их на биосовместимый и к тому же биоразлогаемый пластик является более целесообразным и экологичным. Индустрия экологичных продуктов в наше время активно развивается, в том числе биопластиков на основе крахмала и глюкозных сиропов. Производство биопластиков идет по трем направлениям: путем синтеза из мономеров, за счет ферментации микроорганизмами и благодаря полимеризации производных молочной кислоты, как полилактатов.

Среди биоразлагаемых пластиков полигидроксиалаканоаты (ПГА) являются наиболее приемлемой заменой традиционных пластиков [8], однако себестоимость биологического продукта на 40% определяется ценой источника углерода поэтому широкое производство ПГА сдерживается. Наиболее часто встречающимся в широком спектре высокомолекулярно-микробных полигидроксиалканоатов является, поли-3-гидроксибутират (ПГБ). Поли (гидрокси-масляная кислота) (ПГБ) и другие биоразлагаемые полиэфиры являются многообещающими кандидатами на разработку экологически чистых, полностью биоразлагаемых пластиков. Эти полимра имеют общую структуру с повторяющимися гидроксиацильными мономерами: [-O-CH (R) –CH2 -CO-]n, где R=CH3, в цитоплазме клетки они синтезируются и хранятся в виде нерастворимых в воде включений различными микроорганизмами и имеют важное коммерческое значение благодаря их термопластичным свойствам и биоразлагаемости. Сруктура ПГБ D(-)-3 -гидр оксимасляной кислоты:

Физические свойства ПГБ аналогичны свойствам некоторых обычных пластиков. ПГБ является внутриклеточным липидным полимером используемый бактериями, в виде энергии при несбаласированных условиях питания (дефицит азота, фосфора, кислорода или магния), как запасное вещество. Методами экстракции и условиями синтеза из бактерий, определяется степень полимеризации. Степень полимеризации при экстракции с нейтральными растворителями степень имеет от 600 до 9000, а молекулярная масса – от 60 до 750 кДа.

Температура плавления ПГБ, синтезированного различными микроорганизмами, варьирует; минимальная температура плавления 157°С, максимальное – 188°С. Вязкость составляет при 0,2 – 1,5% раствора в хлороформе – 0,2-1,5 пуаз, плотность полимера около 1,23-1,25 г/см3. Полимер состоит из 81% углерода, 37,16% кислорода и водорода 7,03%.

ПГБ растворяется в хлороформе, трихлорэтилене, уксусной кислоте, камфоре и 1 М NaOH; а в спиртах таких как метанол, этанол, гексан, ацетон и в разбавленных минеральных кислотах не растворяется [9]. Гидролиз полимера приводит к образованию β-гидроксимасляной и кротоновой кислот; последняя может превращаться в D(–)-β-гидроксимасляную кислоту.

Микробные ПГА по физическим свойствам схожи с обычными синтетическими пластиками типа полипропилен и полиэтилен, связи с чем имеет свойство образовывать различные формы пленки, нити и т.д. а биодеградабельные свойства делают их чрезвычайно перспективными материалами для широкого спектра применения. Сравнительная характеристика свойств микробного и синтетического полимеров приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика свойств ПГБ и ПП*

| Свойства | ПГБ | ПП |
| --- | --- | --- |
| Температура плавления, °С | 175 | 176 |
| Прозрачность, % | 80 | 70 |
| Молекулярная масса | 5 × 105 | 2 × 105 |
| Температура затвердевания, °С | 15 | –10 |
| Плотность, г/см3 | 1,250 | 0,905 |
| Модуль изгиба, ГПа | 4,0 | 1,7 |
| Предел прочности на разрыв, МПа | 40 | 38 |
| Растяжение на разрыв, % | 6 | 400 |
| Устойчивость к ультрафиолету | Хорошая | Плохая |
| Устойчивость к растворителям | Плохая | Хорошая |

В данное время известно более 300 видов ПГБ синтезирующих бактерий, в частности такие как Ralstonia eutrophia, Azotobacter beijerinckia, Bacillus megaterium, Pseudomonas oleovorans, различные азотфиксирующие микроорганизмы, обнаруженные в корневых клубеньках семейства бобовых растений, и многие другие [10]. Тем не менее, мировой рынок ПГА все еще невелик по сравнению с производством полимеров на нефтяной основе. Основываясь на последние данные опубликованном в журнале European Bioplastics, 2,11 миллиона тонн достигло производство биополимера за 2018 год, включая 1,4% ПГА [11].

1.1.1 Продуценты ПГБ

Многочисленные виды бактерий продуцируют ПГА и только несколько из них способны накапливать полиэфиры в больших количествах и могут быть использованы в коммерческом масштабе ферментации и обладают преимуществами, которые можно разделить на 3 аспекта:

1) способность производить большое количество внутриклеточного полимера;

2) способность расти на широком спектре источников углерода, в том числе на сельскохозяйственных отходах;

3) возможность генетических манипуляций для производства большого количества полимера [12].

К бактериям с высокой производительностью ПГБ относятся: Cupriavidus necator (=Alcaligenes eutrophus = Wautersia eutropha = Ralstonia eutropha) [13], Azohydromonas lata (=Alcaligenes latus) [14, 15], Azotobacter vinelandii [16], A. chroococcum [17]. Основными субстратами для роста служат углеводы: глюкоза, сахароза и фруктоза. Эти штаммы зарекомендовали себя как эффективные продуценты ПГА с высокой степенью конверсии субстрата в продукт, имеют высокую валовую продуктивность на единицу объёма биореактора, а также их отличает простата в процедуре экстракции и очистки полимеров.

ПГБ является термопластичным, поддается биологическому разложению, биосовместимым, антиоксидантными свойствами, пьезоэлектричным, может иметь дополнительные функциональные группы, гидрофобным и газонепроницаемым. Широкое применение ПГБ делает продукт привлекательной для коммерции, получение гибких пленок, нетканных материалов, медицинских нитей, полупроницаемые мембраны, различные контейнеры, упаковки и т.д. Так как ПГА синтезируется из различных бактерий, это дает возможность получения полимера с заданными свойствами при особых методах их культивации. В общем контексте наномедицины системы доставки лекарств на основе полимеров вызвали быстро растущий интерес и было приложено много усилий для борьбы с различными заболеваниями. Системы доставки лекарств с помощью наночастиц на основе полиэфира, включая конъюгаты полимер-лекарственное средство и амфифильные блок-сополимеры, представляют собой основной класс с многообещающими результатами, важную роль играют комплексы из ПГБ [18].

Bacillus megaterium – одна из немногих бактерий, которая естественным образом вырабатывает ПГБ [19]. Другими преимуществами этого организма являются его большой размер клеток (до 1,5 = 4 µm) и наличие систем сверх экспрессии с сильными промоторами [20]. B.megaterium – палочковидная, грамположительная, в основном аэробная, спорообразующая бактерия, встречающаяся в различных средах обитания [21]. Для осуществления синтеза П3ГБ в клетках B.megaterium задействованы различные гены П3ГБ-синтазы и фазинов, которые играют важную роль в производстве П3ГБ и образовании гранул. Фазин, белок, который отделяет гидрофобный П3ГБ от цитоплазмы. Таким образом, фазин может ингибировать слияние отдельных гранул и способствовать синтезу П3ГБ, регулируя соотношение площади поверхности к объему гранул П3ГБ. ПГA может также выполнять защитную функцию для уменьшения пассивного прикрепления цитоплазматических белков к поверхности П3ГБ. Кроме того, П3ГБ может являться и в качестве протекторной системой при различных стрессовых воздействиях: осмотического и теплового шока, ультрафиолетового облучения и действий окислителей [22, 23].

Для большинства бактерий ПГА включения накапливаются в цитозоле клеток для резерва энергии, при случае стрессовых воздействиях на клетку бактерий, а также в условиях несбалансированного роста. При не очень акивном цикле Кребса, а иначе трикарбоновых кислот НАД(Ф)Н выробатывается с избытком ПГБ работает как утилизатор для избыточного НАД (Ф)Н. В биосинтезе ПГБ участвуют 3 фермента, β-кетотиалазы, ключевыми ферментами являются ответственный за реакцию полимеризации ПГА – синтазы, которые регулируют три разных пути окисления НАД(Ф)Н. Кодируемый 25 генами, которые можно клонировать и благодаря чему создавать новые виды или увеличивать выход ПГБ [24].

Потенциальный изолят, продуцирующий биосурфактант, был идентифицирован как штамм Bacillus aryabhattai Z DY 2. Производство биосурфактантов было увеличено в 2,51 раза благодаря разработке оптимизированного процесса с использованием методологии response surface. Имеется меньше сообщений о производстве и оптимизации биосурфактантов из штамма Bacillus aryabhattai. Текущее исследование было сосредоточено на статистической оптимизации и характеристике молекулы антимикробного липопептидного биосурфактанта, продуцируемого изолированным штаммом B. aryabhattai ZDY2. Была оценена стабильность биосурфактанта при различных условиях окружающей среды [25].

Однако, имеется меньше отчетов о производстве и оптимизации П3ГБ из штамма Bacillus aryabhattai. Настоящее исследование было сосредоточено на оптимизации и характеристике П3ГБ, полученного изолированным штаммом.

Стоить отметить, что использования ПГА при изготовлении медицинских материалов требуют тщательного контроля состава полимера, они должны быть биосовместимы, что означает, что они не могут вызвать серьезные иммунные реакции при введении в мягкие ткани или в кровь организма хозяина. ПГА материалы также не должны вызывать иммунные реакции при деградации в организме. Для шовных материалов должны соответствовать требуемой прочности, вязкости и упругости. Как правило, ПГА полимеры разлагаются под действием неспецифической липазы и эстеразы в природе.

1.1.2 Процесс биосинтеза ПГБ

Сложное строение генов, а именно то, что ПГА состоит из различных гидроксильных мономеров и кодируется несколькими генами, это дает новые возможности изучения клонирования генов. Это привело к производству ПГA с различными физическими свойствами с помощью генно-инженерных микроорганизмов. Для обильного синтеза ПГА необходимы определенные условия обеспечивающие некоторые изменения в процессах синтеза и накопления ПГА в обмене веществ в клетке, состояние окислительно-восстановительного процесса в цитоплазме и внутриклеточным соотношением ацетил-КоА/КоА [26].

Анаболизм

Синтез ПГА

(ПГA)n (ПГA)n+1

Гидроксиацил-КoA

Источник углерода

Катаболизм

фаза I                              фаза II                               фаза III

Рисунок 3 – Фазы в биосинтезе ПГА

Примечание – Составлено по источнику [27]

Биосинтез ПГA разделен на три основные фазы (рисунок 3). В фазе I подходящий источник углерода попадает в клетку посредством простой диффузии или специфического транспорта системы, расположенного в цитоплазматической мембране. В фазе II соединение внутриклеточно метаболизируется в гидроксиацил-КоА, и это будет субстрат ПГА-синтазы. В фазе III ПГА-синтаза высвобождается CoA образуя оксоэфирные связи (рисунок 4).

Источник активированного карбона

Катаболизм        Анаболизм

(R)-Гидроксиацил-КоА

ПГА

синтез

Включение ПГА

Источник углевода

Анаболизм

Катаболизм

Рисунок 4 – Схематическое представление биосинтеза ПГА в бактериях

Примечание – Составлено по источнику [28]

В условиях несбалансированного роста, а именно в отсутствие одного из макроэлементов в среде, таких как азот, фосфор или при дефиците кислорода, когда ацетил-КоА не включается в цикл трикарбоновых кислот (ЦТК), происходит активация синтеза ПГА, когда уровень КоА низок. Последняя реакция при образовании синтеза ПГБ катализируется ПГБ синтезом (phbC), который остается ковалентно связанным с возникающей гранулой ПГБ [29]. Уникальный путь в основе самосборки был использован путем трансляционного слияния белков, представляющих интерес для любого конца phbC, что в конечном итоге позволило получить гранулы ПГБ, демонстрирующие различные функции белка.

Одним из часто встречающейся грамположительной, палочковидной в основном аэробной бактерией является B. megaterium, встречается в самых разных местах, чаще всего в почве. Клетки [30-32], где соединяются полисахаридами на клеточных стенках. Для осуществления синтеза ПГБ в клетках B. megaterium участвуют различные гены ПГБ синтазы (ПГА) и фазины (ПГА), которые играют важную роль в производстве ПГБ и образование гранул. Фазин, белок, который отделяет гидрофобный ПГБ от цитоплазмы. Таким образом, фазин может ингибировать слияние отдельных гранул и способствовать синтезу ПГБ, регулируя соотношение площади поверхности к объему гранул ПГБ. ПГА также может иметь защитную функцию, чтобы уменьшить пассивное вложение цитоплазматических белков на поверхность ПГБ. Ученые Тянь-Рен Ли и другие из Национального университета Ян-Минг сообщили, что ген phaQ, который расположен перед фазин-кодирующим геном phaP, кодирует новый класс регулятора транскрипции, который отрицательно контролирует экспрессию как phaQ, так и phaP. Сайт связывания ПГА, был идентифицирован с помощью анализов сдвига подвижности геля и анализа отпечатка ДНКазы I.  Также им были предоставлены доказательства того, что ПГА может ощущать присутствие ПГБ in vivo и что искусственные гранулы ПГБ могут ингибировать образование комплекса ПГА-ДНК in vitro путем непосредственного связывания с phaQ. Это говорит о том, что ПГА является репрессором, реагирующим на ПГБ [33].

ПГБ синтезируется из центрального метаболита ацетил-КоА, что требует последовательных превращений, катализируемых тремя ферментами. Последняя реакция синтеза ПГБ катализируется синтезом ПГБ (phaC), который остается ковалентно связанным с появляющейся гранулой ПГБ [34].

Общий биосинтетический путь полигидроксибутирата включает три разных фермента, катализирующих три разные реакции. Ферменты β-Кетотиолаз-ПГБ, Ацетоацетил КoA Редуктаз и ПГБ синтаза кодируются тремя генами phbABC, в первой реакции две молекулы ацетил-КоА конденсируются с образованием ацетоацетил-КоА. Эта реакция катализируется ферментом β-кетотиолазой, кодируемой геном ПГБ, и катализирует образование углерод-углеродной связи. Во второй реакции ацетоацетил-КоА-А восстанавливают до (R) -3-гидроксибутирил-КоА с помощью фермента ацетоацетил-КоА-редуктазы, который зависит от НАДФН. Ацетоацетил-КоА-редуктаза кодируется геном phbB. В третьей реакции ПГБ-синтаза, кодируемая геном phb C, катализирует полимеризацию R-3-гидроксибутирил-КоА в ПГБ. В опероне ПГБ CAB расположены вышеуказанные три гена phbABC. Реакции показаны на рисунках 5 и 6.

ген Phb A

β-Кетотиолаз

ПГБ

ген Phb B

Ацетоацетил КoA Редуктаз

ген Phb C

Синтез ПГБ

Ацетил Кo-A

АцетоацетилКo-A

(R)-3

Гидроксибутирил Ко-А

ПГБ

Рисунок 5 – Биосинтетический путь ПГБ

Примечание – Составлено по источнику [35]

Рисунок 6 – Гены, кодирующие ферменты, ответственные за биосинтез ПГБ

Примечание – Составлено по источнику [36]

Ключевой молекулой, которая обеспечивает субстрат 3-гидроксиалканоил-КoA для синтеза ПГА, является ацетил-КоА. Посредством β-окисления жирных кислот можно получить субстрат 3-гидроксиалканоил-КоА. Ацил-КоА, образующийся на пути β окисления, проходит в процесс синтеза ФГА. Предшественник для синтеза ФГА 3-гидроксиацил-КоА поставляется в процессе под действием различных ферментов. Такими ферментами являются 3-кетоацил-КоА-редуктаза, эпимераза, (R) -эноил-КоАгидратаза/еноил-КоА-гидратаза 1, ацил-КоА-оксидаза и еноил-КоА-гидратаза 1 [37].

А у A. eutrophus, Zoogloea ramigera [38], Azotobacter beijerinckii и метилобактерий в синтезе ПГБ участвуют следующие ключевые ферменты: β-кетотиолаза (phbA), катализирующая конденсацию двух ацетил-КоА с образованием ацетоацетил-КоА, НАДФН2-зависимая ацетоацетил-КоА-редуктаза (phbB, Н.Ф. 1.1.1.36), восстанавливающая ацетоацетил-КоА до 3-гидрокси-3-бутирил-КоА, и ПГБ-синтаза (phbС, Н.Ф. 2.3.1.B2), полимеризирующие мономеры 3-гидрокси-3-бутирила-КоА в молекулу ПГБ. Микроорганизмы синтезируют ПГБ также и другими путями, Rhodospirillum rubrum, Pseudomonas oleovorans и Pseudomonas aeruginosa подобными [39] но общая закономерность синтеза – это происхождение полимера из интермедиатов β-окисления и синтеза de novo жирных кислот.

Рисунок 7 – Связь между биосинтезом ПГБ и сериновым циклом С1-ассимиляции

Примечание – Составлено по источнику [40]

Биосинтез ПГБ, помимо серинового цикла (рисунок 7), также неразрывно связан с центральными метаболическими путями бактерий, в том числе гликолизом, циклом Кребса, β-окислением, синтезом de novo жирных кислот, катаболизмом аминокислот и циклом Кальвина [41, 42].

В условиях достаточного питания восстановительные эквиваленты в виде НАДН и НАДФН расходуются в ЦТК в основном на образование аминокислот, а также на преобразование энергии в клетке, при этом сохраняется высокий уровень свободного КоА, блокирующего синтез ПГБ путём ингибирования синтеза β-кетотиолазы (phbA), и ацетил-КоА направляется в ЦТК для производства энергии и роста клеток [43]. И наоборот, при условиях дефицита подачи питательных веществ и минералов (когда необходимое питательное вещество, такое как азот и фосфор, ограничено при избытке углерода), не ингибирующий уровень КоА позволяет направляться ацетил-КоА на синтетические пути для накопления ПГБ [44].

Раннее описанная метаболическая стратегия регулирования, в свою очередь, позволяет ПГБ-накапливающим микробам оптимизировать питательные ресурсы в адаптации к условиям окружающей среды.

1.2 Методы улучшения синтеза ПГБ

Недостатком широкого использования ПГБ является тот факт, что в большинстве случаев их производственные затраты выше, чем затраты на обычные пластмассы на основе нефти. Чтобы преодолеть эту проблему и быть конкурентоспособным с традиционными пластмассами, ПГБ должен иметь большой объем производства при низких затратах. Высокая стоимость производства ПГБ обусловлена высокими затратами на сырье, небольшими объемами производства и высокими затратами на переработку, особенно для очистки и выделения полимера.

Стоимость источника углерода вносит значительный вклад в общую стоимость производства ПГБ, составляя около 40–50% от общей стоимости производства. Тенденция заключается в использовании более дешевого исходного сырья, которое не мешает потребностям производства продуктов питания или кормов, для производства биополимеров [45, 46]. Как видно, уже используемые для производства ПГБ стоимость источников углерода суммируется в таблице 2.

Таблица 2 – Влияние стоимости субстрата на себестоимость производства ПГБ

| Подложка | Ориентировочная цена (€ / кг) | Выход ПГБ (г ПГБ / г субстрата) |
| --- | --- | --- |
| Глюкоза | 0.41 | 0.38 |
| Сахароза | 0.35 | 0.40 |
| Спирт этиловый | 0.31 | 0.50 |
| Метанол | 0.28 | 0.43 |
| Ацетат | 0.59 | 0.38 |
| Крахмал маниока | 0.19 | 0.20 |
| Сырная сыворотка | 0.07 | 0.33 |
| Тростниковая патока | 0.10 | 0.42 |
| Пальмовое масло | 0.79 | 0.65 |
| Соевое масло | 0.92 | 0.70 |
| Примечание – Составлено по источнику [47] |  |  |

Основной же целью остается корреляция экономического эффекта с использованием более дешевого сырья, с получением продуцента с высоким синтезом полимера.

Путем биологического или химического способа возможен синтез ПГА. ПГБ с высокой молекулярной массой может быть получен, когда они синтезируются биологическими подходами. Но структура ПГА не может быть предсказана, когда они получены биологически [48].

В статье Дебора Юнг Лувизетто Факки оценивали влияние скорости переноса кислорода на внутриклеточное накопление П3ГБ с целью увеличения П3ГБ, синтезированного Bacillus megaterium DSM 32 T в периодических культурах биореактора. Культивирование в биореакторе в лабораторном масштабе проводили при различных объемных коэффициентах массопереноса кислорода, k L a, при установке скорости перемешивания на заданные значения. Результаты этой работы показывают, что перенос кислорода является ключевым фактором для накопления П3ГБ B. megaterium, увеличивая внутриклеточную массовую долю П3ГБ с 39 до 62% [49].

Ученые из Института биохимии им. А.Н. Баха О.В. Космачевская и остальные изучали клубеньковый штамм Rhizobium phaseoli на синтез ПГБ при глубинном культивировании. Также чтобы определить количество ПГБ в биомассе они модифицировали метод Лоу и Слеского, как оказалось только S-формы клеток, то есть гладкой формы штамм R. phaseoli были способны к синтезу ПГБ, а при богатой углеродом среда давала на 50% польше синтеза ПГБ. Максимальный синтез ПГБ достигался к 35−40 ч роста при понижении аэрации. Кроме того, в работе были изучены влияние окислительного стресса, вызываемого пероксидом третбутила и бензилвиологеном на синтез ПГБ штаммом.  Как выяснилось эти вещества позитивно сказались только на восстановлении роста бактерий S-формы, синтезирующей ПГБ. Таким образом, ПГБ при воздействии окислительного стресса может являться защитой для клубеньковых бактерий. Максимальное содержание ПГБ от сухой массы клеток у R.phaseoli достигало 54%, величина которого характерна для продуцентов ПГБ, применяемых в биотехнологии. Подводя итоги данного исследования, можно заключить, что клубеньковые бактерий могут являться потенциальными продуцентами ПГБ и других ПГА, выращенных в глубинной культуре [50].

Методы по оптимизации состава питательной среды и определенных условий для улучшения продукции ПГБ бывает недостаточным, поэтому ученые Грейдж K. и др. разработали биоинженерию для образования функциональных включений ПГБ в грамположительной бактерии Bacillus megaterium, свободной от ЛПС и устоявшейся в промышленном производстве. Поскольку B. megaterium является природным продуцентом ПГБ, ПГБ-отрицательный штамм использовался, чтобы избежать любой фоновой продукции ПГБ. Плазмид-опосредованная T7-промоторная экспрессия генов, кодирующих β-кетотиолазу (phaA), ацетоацетил-KoA-редуктазу (phbB) и ПГБ-синтазу (phaC), позволила продуцировать ПГБ в B. megaterium ПГА05. Чтобы получить функционализированные включения ПГБ, N- и C-конец phaC был слит с четырьмя и двумя IgG-связывающими Z-доменами из Staphylococcus aureus, соответственно. Слитый белок ZZ-домена ПГАC сильно продуцировался на поверхности включений ПГБ, и было обнаружено, что соответствующий изолированный ZZ-домен, содержащий гранулы ПГБ, очищает IgG со связывающей способностью 40-50 мг IgG/г гранул. Как B.megaterium обладает способностью образовывать споры и соответствующие эндоспоры могли взаимодействовать с клеточными Purify включений, штамм продукция споруляции, отрицательный генерировал путем разрушения spoIIE гена в ПГА05. Этот штамм не продуцировал споры при тестировании в условиях, вызывающих споруляцию, и он все еще был способен синтезировать гранулы ПГБ с ZZ-доменом [51].

Данные ученых Ноха С. Эльсайед и др описанных в статье по производству поли (3 - гидроксибутирата) штаммом Azomonas macrocytogenes KC685000 полученного через 24 ч инкубации штамма в 14 л ферментере было получено 22% поли (3-гидроксибутирата) биополимера на сухую массу клетки (CDW), используя аэрацию 1 мкмоль/л, 10% размера инокулята и начальный pH 7,2. Для контроля процесса ферментации использовались модели Logistic и Leudeking – Piret для описания роста клеток и ПГБ. Эти модели неплохо согласуются с экспериментальными данными, подтверждающими рост, связанный со спецификой синтеза ПГБ. Наилучшим методом восстановления ПГБ было химическое расщепление с использованием гипохлорита натрия один. Характеристика полученного полимера проводилась с использованием FT-IR, 1HNMR спектроскопии, гель-проницаемости хроматография и просвечивающий электронный микроскоп. Анализ нуклеотидных последовательностей фермента ПГА-синтазы выявил третичную структуру фермента ПГА-синтазы, она была проанализирована с использованием модульного подхода программного обеспечения для прогнозирования структурных классов, сервер Tied Mixture Hidden Markov Model и программное обеспечение швейцарской модели. Было выведено, что структурным классом ПГА-синтаз был мульти доменный белок (α/β), содержащий консервативный остаток цистеина и липазный блок как характерные черты суперсемейства α / β гидролазы. Взятые вместе, все результаты молекулярной характеристики и изображения, полученные с помощью просвечивающего электронного микроскопа, подтверждают, что образование ПГБ было достигнуто с помощью улучшения модели. Насколько нам известно, это первый отчет о производстве связанного с ростом полимера ПГБ с использованием штамма A. macrocytogenes. KC685000 и его ПГА-синтаза класса III [52].

Исследование Мохамед М. Хаттаб и Язер Дахман описывает производство и извлечение поли (3 гидроксибутирата) П3ГБ из агропромышленных отходов. Производство проводилось с использованием штамма Ralstonia eutropha с сахарами гидролизатов биомассы конопли Хард в качестве источника углерода и хлорид аммония в качестве источника азота. Результаты показывают, что максимальный выход гидролиза 72,4% был достигнут при общей концентрации гидролизата сахара (то есть глюкозы и ксилозы) составляет 53,0 г / л. Метаболизм сахара в Ralstonia eutropha показал предпочтение для метаболизма глюкозы над ксилозой. В оптимальных условиях клетки могут накапливать П3ГБ полимер в количестве до 56,3 мас. % сухих клеток. Это соответствует общему производству 13,4 г/л (производительность 0,167 г/л ч). Азот источник не показал отрицательного влияния на биосинтез П3ГБ, а скорее на рост клеток. Среди нескольких, исследованных методов, с помощью ультразвукового ассистента додецилсульфата натрия (СДС), извлеченного биопластика непосредственно из концентрата клеток бульона с содержанием П3ГБ 92%. Средне численные молекулярные массы (Mn) конечного восстановленного биопластика находились в диапазоне 150-270 кДа с индексом поли дисперсности (Mw / Mn) в диапазоне 2,1-2,4 [53].

Исследование Сонгсри Кулпреча и др. было направлено на увеличение плотности клеток и производство гомо-полимерного полигидроксибутирата (ПГБ) штаммом Bacillus megaterium BA-019, используя возобновляемые и недорогие биоресурсы в качестве субстрата. Более высокая плотность клеток и больше уровень производства ПГБ был получен при использовании патоки сахарного тростника и мочевины в качестве источников углерода и азота соответственно ограничение азота при молярном соотношении C/N 25 приводило к усилению роста клеток и продукции ПГБ в периодических культурах. Fedbatch культивирование с питательным веществом, состоящим из МСМ с патокой сахарного тростника, мочевиной и микроэлементами, контролируется с помощью pH, что приводит к значительному увеличению концентрации клеток и продукции ПГБ. Оптимизация питательной среды в этой системе требует более высокой общей концентраций сахара (400 г/л) и молярное отношение C/N, равное 10 Ммоль. В этих условиях наивысшая достигнутая клеточная масса 72,6 г/л СВ и содержание ПГБ 42% сухого веса клеток были достигнуты в короткие сроки, время культивирования 24 часа, что приводит к повышению продуктивности ПГБ на 1,27 г/л/час. Однако растворенный кислород был ограничивающим и, следовательно система, будет неоптимальной и способной даже к дальнейшему улучшению скорости производства ПГБ [54].

Чтобы повысить ценность биомассы, отходы, полученные из сельского хозяйства, предприятий пищевой промышленности и муниципальных органических отходов, могут использоваться для производства биополимеров, таких как биоводород и биогаз, посредством различных микробных процессов. Фактически, различные бактериальные штаммы могут синтезировать биополимеры на преобразование отходов в ценные внутриклеточные (например, полигидроксиалканоаты) и внеклеточные (например, экзо полисахариды) биопродукты, которые полезны для биохимического производства. В промышленных масштабах для производства ПГА используется побочные органические продукты в виде источников углевода, в частности, большое количество бактерий, в том числе Alcaligenes eutrophus, Alcaligenes latus, Azotobacter vinelandii, Azotobacter chroococcum, Azotobacter beijerincki, метилотрофы, Pseudomonas spp., Bacillus spp., Rhizobium spp., Escherich spp., Nocardia s. Таким образом, разработка высокоэффективных микробных штаммов и использование побочных продуктов и отходов в качестве субстратов может разумно сделать затраты на производство биоразлагаемых полимеров сопоставимыми с затратами, необходимыми для пластмасс, полученных из нефтехимии, и стимулировать их использование. Многие исследования сообщают об использовании одних и тех же органических субстратов в качестве альтернативных источников энергии для производства биогаза и биоводорода путем анаэробного сбраживания, а также процессов ферментации в анаэробных условиях. Поэтому одновременное получение биоэнергии и биополимеров по разумной цене через интегрированную систему становится возможным с использованием побочных продуктов и отходов производства в качестве источников органического углерода. Обзор подходящих субстратов и микробных штаммов, используемых в недорогих полигидроксиалканоатах для производства биоводорода и биогаза. Обсуждается возможность создания уникальной интегрированной системы, поскольку она представляет новый подход для одновременного производства энергии и биополимеров для пластмассовой промышленности с использованием побочных продуктов и отходов в качестве источников органического углерода [55].

Azotobacter vinelandii ОР – это бактерия, которая продуцирует поли (3-гидроксибутират) (ПГБ). Диаз-Баррера и др. [56] оценивали продукцию ПГБ в биореакторе с перемешиванием при различных стратегиях переноса кислорода. Применяя различное содержание кислорода во входящем газе, скорость переноса кислорода (СПК) изменяли при постоянной скорости перемешивания. Периодические культивирование проводились без контроля натяжения растворенного кислорода (НРК) (с использованием 9 и 21% кислорода во входном газе) и под контролем НРК (4%) с использованием смешения газов, культура выращивалась на среде с сахарозой. Культуры, которые развивались без контроля НРК, были ограничены кислородом. В результате изменения содержания кислорода во входящем газе снижается ВГС (4,6 Ммоль л -1 ч -1) и удельная скорость поглощения кислорода (11,6 Ммоль г -1 ч -1) были получены с использованием 9% кислорода во входном газе. Использование 9% кислорода во входящем газе было наиболее подходящим для улучшения содержания внутриклеточного ПГБ (56 ± 6 мас. -1). Впервые, ПГБ накопление в культуре A. vinelandii OP, разработанные с различными СПК, сравнивали в условиях гомогенного перемешивания, демонстрируя, что бактериальное дыхание влияет на синтез П3ГБ. Эти результаты могут быть использованы для разработки новых стратегий переноса кислорода для производства ПГБ в производственных условиях.

Кулпреч и др. [57] протестировали B. megaterium BA-019 на патоке сахарного тростника 20 г/л в качестве источника углерода и мочевину или сульфат аммония при 0,8 г/л, в качестве исследуемых источников азота. В этих экспериментах была достигнута концентрация сухого вещества в клетке 72,7 г/л за 24 ч с содержанием ПГБ 42%. В условиях ограничения азота, работающего в режиме с подпиткой. Кроме того, с сахарным тростником C. necator продемонстрировал лучшую концентрацию ПГА среди бактериальных штаммов (рекомбинантная E.coli, A. vinelandii и B. megaterium), работающих в режиме с подпиткой мелассой в качестве источника углерода. Фактически, C. necator способен накапливать приблизительно 100 г/л синтезирующей глюкозу (из крахмала) и сахарозу (из сахарного тростника).

Рекомбинантные штаммы маслосодержащих дрожжей Yarrowia lipolytica, экспрессирующий ген синтазы ПГА (phaC) из Pseudomonas aeruginosa в пероксисоме учеными Рамадан Хаддуш и др. [58] была найдена способность производить полигидроксиалканоаты (ПГА). Выход продукции ПГА, но не состав мономера, зависел от генотипа POX (кодирование генов POX-ацил-КоА-оксидазы). В этом исследовании вариантов Y. Lipolytica β-окисление многофункциональный фермент, с делециями или инактивации R-3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы домен, они смогли получить гетерополимеры (функциональный фермент MFE) или гомополимеры (без 3- гидроксиацил-СоА-дегидрогеназная активность) ПГА, состоящая в основном из 3-гидроксикислотных мономеров (> 80%) той же длины, что и внешняя жирная кислота, используемая для роста перенаправление потока жирных кислот в сторону β-окислений, делеция пути синтеза нейтрального липида (мутантный штамм Q4 лишен ацилтрансфераз, кодируемых LRO1, Гены DGA1, DGA2 и ARE1) в сочетании с вариантом экспрессирующий только домен еноил-КоА-гидратазы 2, приводил к значительному повышению уровня ПГА, до 7,3% от сух. масс клеток. Наконец, наличие более коротких мономеров (до 20% мономеров) в мутантном штамме, лишенном домен пероксисомальной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы предоставил доказательства возникновения частичного митохондриального β-окисление у Y. Lipolytica.

В исследовании Трипати А.Д и др. [59], в зависимости от доступности и более дешевых затрат, были проверены различные источники углерода для производства ПГА (полигидроксиалконоатов) почвенной бактерией Pseudomonas aeruginosa, и было обнаружено, что отходы сахарного завода (тростниковая патока) дают максимальный ПГА (биоразлагаемый полимер). Мочевина служила мощным источником азота по сравнению с другими неорганическими источниками азота при биопластическом синтезе. Влияние различных физических параметров, а именно; pH, температура и скорость перемешивания были также изучены на производстве ПГА. Кинетика периодического культивирования в оптимизированных культуральных и физических условиях показала максимальную клеточную массу и концентрацию ПГА 7,32±0,2 и 5,60±0,3 г/л соответственно после 54 ч культивирования. Отходы сахарного завода (общее количество сахара 4%) и мочевина (0,8%) улучшили экономичность процесса, который показал выход 0,70 при производительности 0,11 г/л/ч. С помощью инфракрасной спектроскопии с Фурье-преобразованием (FT-IR) химическая природа полимера была подтверждена как П3ГБ.

Учеными из института биохимии им. А.Н. Баха РАН [60] была изучена способность природного продуцента ПГБ штамма Azotobacter chroococcum 7Б, на синтез его сополимера поли-3-гидроксибутират-3-гидроксивалерат (ПГБ_ГВ). Им впервые удалось выяснить, что штамм A. Chroococum 7Б может синтезировать ПГБ-ГВ с разным молярным количеством включения гидроксивалерата (ГВ) в полимерную цепь при росте на среде с сахарозой с добавлением карбоновых кислот в качестве предшественников звеньев ГВ в цепи ПГБ: валериановой от 13.1 до 21.6 мол. %, пропионовой 3.1 мол. % и гексановой 2.1 мол. % кислот. Отмечалось максимальное значение ГВ в полимерную цепь 28.8 мол. % было при дополнительном внесении в питательную среду 0.1% пептона на фоне 20 мM валерата. Эти данные дают Потенциал, что штамм A. Chroococum 7Б может высткупать также как продуцент ПГБ-ГВ.

По методам культивирования ПГБ синтезирующих бактерий, в своей работе Немойкина А.Л. [61] изучали накопление альгината и ПГБ, штаммом Azotobacte rvinelandii БИМ В216 при культивировании в колбах с разной частотой перемешивания. Высокую конверсию источника углерода в альгинатах наблюдали при условиях перемешивания 200 об/мин, а при 100 об/мин источник углерода преобразуется в ПГБ. При культивировании в условиях 200 об/мин 4.2+- 0.1 г/л была получена максимальная концентрация биомассы в культурах.

Анализ литературы свидетельствует об активном развитии исследовании направленных на изучение синтеза и структуры полимеров на основе производных карбоновых кислот, таблица 3 представляет список ПГА-продуцентов бактерий и используемых возобновляемых источников.

Таблица 3 – Список ПГА-продуцентов бактерий и используемых возобновляемых источников

| Используемая подложка | Штаммы | ПГA (г/л) | ПГA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гороховая мука | Rhizobium phaseoli |  | 54 |
| Среда LB | Azomonasmacro cytogenes KC685000 | 0,3 | 22 |
| Лигноцеллюлозный субстрат | Ralstonia eutropha | 1,3 | 56,33 |
| Патоки сахарного тростника и мочевины в качестве источников углерода | Bacillus megaterium BA-019 | 1,27 | 42 |
| Среда с сахарозой с подачей кислорода | Azotobacter vinelandii | 56 ± 6 |  |
| Сахарном тростником | C. necator | 1,2 | 42 |
| Тридекановая кислота | Yarrowia lipolytica |  | 7,3 |
| Отходы сахарного завода (тростниковая патока) | Pseudomonas aeruginosa | 5,60 ± 0,3 |  |
| Углеводная среда с разной частотой перемешивания | Azotobacter vinelandii БИМ В216 | 4,2 |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Яблоко кешью, стебель джавара, Нира | Bacillus subtilis | 0.027, 0.034, 0.284 |  |
| Яблоко кешью, Джавар Стэм, Нира | Bacillus cereus | 0.054, 0.049, 0.152 |  |
| Багасса из сахарного тростника, виноградная мякоть, | Bacillus megaterium | 0.198, 0.006, 0.079 |  |
| Свекловичная патока | Bacillus megaterium, Bacillus cereus, Bacillus subtilis |  | 41, 25, 0.5 |
| Картон промышленных стоков | Bacillus sp. NA10 | 3.952 |  |
| Летучие жирные кислоты | Ps. putida CA-3 | 1.56 | 39 |
| Жирные кислоты | Ps. putida Bet001 | 9.8 15.5 | 49.7 68.9 |
| Примечание – Составлено по источникам [55, р. 113-1-113-30; 56, р. 13-184 57, р. 240-244; 58, р. 1327-1339; 59, р. 446-452; 60, с. 315-322; 61, с. 3-27-30; 62-69] |  |  |  |

1.3 Способы определения ПГБ

Тщательный скрининг бактерий продуцентов является основой эксперимента, и на сегодняшний день известно два основных метода выявления ПГБ синтезирующих бактерий из окружающей среды, а именно, скрининг на основе фенотипа и на основе генотипа. Есть много фенотипических обнаружений методы обнаружения внутриклеточных гранул ПГА, которые применяются для скрининга производителей ПГА, в том числе окрашивание Судана черным B [70]. Нильский синий A окрашивание [71] и Нильский красный, что приводит к темно-синему или флуоресцентным гранулам. Альтернативные методы окрашивания были разработаны для прямого окрашивания колоний или выращивания бактерий на чашках, содержащих нильский синий А или нильский красный, что приводит к флуоресцентным колониям, которые можно визуализировать с помощью УФ-освещения. Колонии, продуцирующие ПГА, на чашках, содержащих черный Суданский В, выглядят как черно-голубоватые [72]. Сообщалось, что ПГА, окрашенные нильским красным, демонстрируют аналогичное поведение флуоресценции, максимум при длине волны излучения между 540 и 560 нм и длине волны излучения между 570 и 605 нм, обнаруженной с помощью флуоресцентной спектроскопии или проточной цитометрии. В биотехнологии это подходит для анализа по распределению гранул по размерам. Окрашивание клеточных суспензий в ходе экспериментов по культивированию показало, что Нильский красный обладает высоким потенциалом для количественного определения гидрофобных бактериальных полигидроксиалкановых кислот. Такие оптические методы предлагают преимущества онлайн-мониторинга в режиме реального времени с высокой специфичностью.

Россиские ученые О.В. Космачевская и другие для скрининга ПГБ клетками использовали липофильный краситель Нильский красный в диметил сульфоксиде – 0.55 мг/мл. Для приготовления мазка, клетки центрифугировалии при достижении оптической плотности А600=0.1, разрушали ультразвуком, затем их центрифугировали и ресуспендировали в воде. К 3 мл этой суспензии клеток добавляли 41 мкл раствора красителя в концентрации 7.5 мкг/мл Нильского красного. Суспензию в дальнейшем инкубировали пол часа темном помещении при комнатной температуре. Окрашенные образцы ресуспендировали и центрифугировали в 3 мл воды, эту процедуру повторяли дважды.

В работе В. А. Ежов и др. [73] содержание ПГБ в биомассе из метанола Methyloligella halotolerans C2 определяли обращенно-фазовой хроматографией ВЭЖХ на колонке SIX С18 (5 мкм). Для этого образцы сухой биомассы гидролизовали концентрированной серной кислотой (H2SO4) при 100°С в течение 1 ч, далее гидролизат нейтрализовали 5 н. NaOH и центрифугировали в течение 20 мин при 5000 об. Супернатант наносили на колонку и элюировали смесью метанол–вода в соотношении объёма 1: 1, со скоростью 0.4 мл/мин. Содержание ПГБ в элюатах определяли спектрофотометрически при длине 228 нм на УФ-детекторе UVIS 200 (“Linear”, США), используя калибровочную кривую.

Для ПГБ производства и анализа. Культивирования бактерий проводилась на 250 мл в колбах Эрленмейера, при 100 мл культуральной среды. Колбы инокулировали и выдерживали при 30°С и 130 об/мин в течение требуемого времени. Для крупномасштабного производства использовали 10-литровый биореактор, который содержал 4 л культуральной среды.

Клетки собирали центрифугированием при 10 000 об мин. в течение 10 мин в центрифуге (Heraeus Sepatech Biofuge 28 Rs, Германия) при 20°С и лиофилизированы в лаборатории.

Полигидроксибутиратный полимер, полученный выбранными ПГБ-положительными изолятами, выделяются и количественно оцепеневаются с использованием метода гипохлорита натрия, методом Лау Слепецкий с небольшими изменениями. Количество произведенный ПГБ рассчитывается со ссылкой на стандартную кривую приготовленный с использованием чистого ПГБ (Sigma-Aldrich).

1.4 Механические свойства и применения ПГБ

По механическим свойствам П3ГБ имеет среднюю молекулярную массу от 2 * 105 до 3 * 106 Да, высокую температуру плавления, приблизительно 177°C, кристалличность 55-80% и устойчивость к ультрафиолетовому излучению [74, 75]. Благодаря этим характеристикам П3ГБ сопоставим с ПП (полипропиленом) и, следовательно, является основным кандидатом на замену пластмасс на основе нефти во многих областях применения. П3ГБ сам по себе мутный и может быть обработан экструзией или формованием, скручен в волокна или изготовлен в виде пленок и смешан с другими - предпочтительно биоразлагаемыми - полимерами для использования во многих различных областях применения [76]. Основным различием между ПП и П3ГБ является гораздо более высокая хрупкость и гораздо меньшее удлинение при разрыве П3ГБ. Улучшенные механические свойства, менее жесткие и менее хрупкие, были измерены для П3ГБ, содержащего 3-гидроксивалерат (П3ГБВ) [77] (таблица 4).

Tаблица 4 – Выбор ПГА и их механических свойств, включая температуру плавления (Tm) материала, температуру стеклования

| Полимер | Tm [°C] | Tg [°C] | Ts [MPa] | Модуль Юнга [MPa] | Удлинение при разрыве [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| scl-ПГAs |  |  |  |  |  |
| П3ГБa | 177 | -35 | 40 | 3'500 | 6 |
| П4ГБ a | 60 | -50 | 104 | 149'000 | 1'000 |
| П3ГБV (20 mol% HV)a | 145 | -1 | 32 | 1'200 | 50 |
| mcl-ПГA |  |  |  |  |  |
| П3ГБHH (10 mol% HH)b | 127 | -1 | 21 |  | 400 |
| ПГОHH (12 mol% HH)a | 61 | -35 | 9 | 8 | 380 |
| ПГДD (39 mol% HDD)c | 66 | -43 | 11.3 | 11.5 | 125 |
| ПГTD (49 mol% HTD)c | 67 | -40 | 3.11 | 34 | 108 |
| Синтетический пластик |  |  |  |  |  |
| ППa | 176 | -10 | 38 | 1'700 | 400 |
| Примечания: 1. Tg – температура, при которой происходит обратимое изменение аморфного полимера из вязкого или эластичного состояния в твердое и относительно хрупкое или наоборот), предел прочности при растяжении 2. Ts, способность материала выдерживать силу удлинения до его разрушения), модуль Юнга (отношение между напряжением, приложенным к материалу, и изменением длины, вызванным этой силой, и удлинением при разрыве). 3. П3ГБ: поли(3-гидроксибутират) 4. П4ГБ: поли(4-гидроксибутират) 5. П3ГБВ: поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат), 6. П3ГБHH: поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксигексаноат), 7. ПГОHH: поли(3-гидроксиоктаноат-со-3-гидроксигексаноат), 8. ПГДD: поли (3-гидроксидодеканоат) 9. ПГТD: поли (3-гидрокситетрадеканоат), 10. ПП: полипропилен 11. Составлено по источнику [78] |  |  |  |  |  |

Путем добавления наноструктур на основе ZnO к П3ГБВ была получена биоактивная пищевая упаковочная фольга с антимикробными свойствами [79]. П3ГБ, смешанный с другими биоразлагаемыми материалами, идеально соответствует критериям для использования в качестве упаковочного материала для пищевых продуктов. Прозрачные, бесцветные пленки для упаковки пищевых продуктов с хорошими барьерными свойствами, эластичностью и прочностью были достигнуты, если П3ГБ смешивали с 75% массой ПЛA и пластификаторами [80].

Различные исследовательские группы работают над медицинским применением П3ГБ и П3ГБВ для тканевой инженерии, включая сосудистые пластыри, сердечные клапаны, ткани нервных проводников, ортопедические штифты, стенты, нервные проводники, пластыри для имплантатов, заменители кожи, каркас костного мозга, ткань суставного хряща или в качестве систем высвобождения лекарств, а также биоразлагаемые швы [81-85].

П3ГБ, как и ПГA в целом, являются биосовместимыми и поэтому особенно интересны для медицинского применения. Продукт разложения П3ГБ 3-гидроксимасляная кислота является нормальным компонентом человеческой крови и не токсичен [86].

Полимеры нашли свое применение в регенерации костей, раковых заболеваний, инфекций, дегенеративных и воспалительных состояний. Следовательно, восстановление и замена костей были разработаны с улучшением ортопедических технологий и биоматериалов с превосходными свойствами [87]. Так, для эффективной интеграции имплантатов или каркасов для регенерации тканей адгезия клеток к биоматериалам является жизненно необходимой. Регулирование связей между клетками и каркасами представляется наиболее важным для влияния на последующие биологические прогрессии клеток, например прикрепление, пролиферацию и дифференцировку [88]. Многочисленные сообщения показывают, что адгезия интегринов в костных клетках включая остеобласты и остеокласты к внеклеточному матриксу жизненно важна для восстановления костей [89].

ППФ (фумарат полипропилена) использовался в качестве заменителя костной ткани для инъекций при проведении регенерации тканей. Он также использовался в качестве субстрата для культур остеобластов. Рост композитных подложек, примыкающих к фумарату полипропилена и минеральным элементам, таким как ГК или биогазы, в отличие от широких исследовательских работ, посвященных композитам PLGA и ПЛА [90].

Удивительные свойства алифатических полиэфиров ПГA, такие как биосовместимость и его термопластичность [91] делают их пригодными для биомедицинских применений, в частности в тканевой инженерии. ПГA, главным образом П3ГБ, сополимеры 3-гидроксибутирата и 3-гидроксивалерата (П3ГБV), поли-4-гидроксибутират (П4ГБ), сополимеры 3-гидроксибутирата и 3-гидроксигексаноата (П3ГБHHx) и поли-3-гидроксиоктаноат (ПГO) были подтверждены как подходящие для регенерации костной ткани [92].

Для достижения эффективного результата некоторые лекарсвенные препараты приходится вносить в больших дозах, что значительно увеличивает стоимость применение. Снизить стоимость этих лекарств могут при использовании лекарств в виде химических соединений с некими носителями или модификаторами, в качестве которых чаще всего используют различные полимеры. За скорость пролонгированного выделения может отвечать конструкция биологически активной системы, то есть его строение, что позволяет назвать это явление контролируемым выделением (controlled release), а сами биологически активные объекты - системами с контролируемым высвобождением лекарственных веществ.

Микрокапсулирование признано наиболее перспективным направлением в области создания лекарственных систем пролонгированного действия в сельском хозяйстве. В настоящее время ПГА активно исследуются в качестве биодеградируемой матрицы для получения микрокапсул [93-96].

Существует много упоминаний о попытках смешивания П3ГБ с другими полимерами с целью улучшения его механических свойств, к сожалению, до сих пор с ограниченным успехом. С термодинамической очки зрения большинство полимеров не могут быть смешаны. Химическая несовместимость не позволяет получить хорошую смесь, то есть нет хорошего распределения в других полимерах. Существует много ссылок на смешивающиеся смеси, содержащие П3ГБ. П3ГБ смешивается с поли (оксидом этилена [97, 98], поли (винилиденфторид) [99], поли(виниласетат) [100, 101], поли (эпихлоргидрин) [102, 103], поли (метилметакрилат) [104-107], поли(винилфенол) [108, 109], поли (винилиденхлорид-соакрилонитрил) [110], и поли (эпихлоргидрин-соэтиленоксид) [111] и поли (циклогексилметакрилат) [112]. П3ГБ в определенной степени смешивается с этилен-пропиленовым каучуком [113, 114], сополимер этилена и винилацетата [115], поли (виниловый спирт) [116, 117], поли (L-лактид) [118], поли (Д, L-лактид) [119, 120], синтетический поли(3-гидроксибутират) П3ГБ [121-127], поли(3-гидроксибутират) со поли(3-гидроксивалерат) [128-132] и поли (капролактон) [133-136] поли (3-гидроксипропионат) [137], поли (бутиленсукцинат-поли(бутиленсукцинат-со-бутиленадипат)-бутиленадипат) [138], поли (бутиленсукцинат-кокапролактон) [139]. П3ГБ смешивается с полисахаридами, такими как производные целлюлозы и крахмала, П3ГБ / бутират ацетата целлюлозы, пропионат ацетата целлюлозы [140-142]. П3ГБ не смешивается с крахмалом [143, 144], поли (винилхлорид), акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS), поли (стирол), стирол акрилонитрил (SAN) [145, 146], поли(этилен) [147] и поли(пропилен) [148].

1.4.1 Различные области применения ПГА

Различные области применения требуют различных свойств материала биополиэфира. Как отмечалось ранее, фазовые свойства могут быть получены путем тонкой настройки их состава во время биосинтеза. Кроме того, их специфические свойства биоразлагаемости, биосовместимости и термопластичности, общие для всех из них, делают их пригодными для широкого спектра применений. Таким образом, использование ПГА не ограничивается простыми упаковочными материалами, но охватывает товарные позиции, материалы для агропромышленных целей, а также для фармацевтических и медицинских целей [149, 150].

Упаковочная промышленность – ПГА можно использовать в качестве сырья для всех упаковочных продуктов, которые используются в течение быстрого периода времени, включая пищевую посуду, пленки, повседневные расходные материалы или электронные приборы. В этом случае способность к биологическому разложению является очень важным свойством, потому что эти продукты используются в течение короткого периода времени, часто выбрасываются вскоре после первого использования, и отбраковывается очень большое количество отходов. Следовательно, возможно биодеградация является преимуществом ПГА по сравнению с обычными пластмассами [151]. Как бытовую и промышленную продукцию, ПГА можно найти, среди прочего, в упаковках для косметики, стаканчиках, столовых приборах, упаковках для молока и соков через ламинирование картоном, а также в бутылках с машинным маслом и шампунем (например, Wella®) [152].

Сыпучие химикаты - термочувствительные клеи латекс и умные гели.

Блок-сополимеризация - LMW-ПГА может быть заменен на диолы ПГА для блок-сополимеризации с другими полимерами [153].

Обработка пластмасс - Фаза может быть использована в качестве вспомогательного средства для обработки пластмасс (повышение термостойкости).

ПГА можно перерабатывать в нейлон как в текстильной промышленности [154].

Сельскохозяйственная фаза используется в продуктах с контролируемым высвобождением регуляторов роста растений или пестицидов, а также может применяться в качестве пленочного материала или горшков для посева [155].

Полезные пищевые добавки - Фазные олигомеры могут быть использованы в качестве пищевых добавок для получения кетоновых тел.

Промышленная микробиология - Оперон фазового синтеза может быть использован в качестве метаболического регулятора или усилителя резистентности для улучшения характеристик промышленных штаммов микроорганизмов.

Биотопливо или топливные добавки - ПГА могут быть гидролизованы с образованием метиловых эфиров гидроксиалканоата, которые являются горючими.

Очистка белков - Фаза гранул, связывающих белки, или ПГАР, используются для очистки рекомбинантных белков [156].

Тонкая химическая промышленность - все мономеры ПГА представляют собой хиральные R-формы. Поэтому они обладают большим потенциалом применение в качестве промежуточных продуктов для синтеза антибиотиков, витаминов, ароматических веществ, феромонов и других тонких химических веществ. Недавние исследования показали, что 3ГБ может стимулировать рост нескольких клеток млекопитающих [157, 158].

Применение в медицине - Благодаря их способности к биологическому разложению и биосовместимости ПГА можно легко превратить в медицинские материалы. ПГБ был первым полимером ПГА, используемым в биомедицинских применениях. Первые ПГA, используемые в этой области, были разработаны для составных хирургических швов, которые разлагаются в соответствующих продуктах формирования тела, которые усваиваются организмом. ПГА используются в самых разных областях медицины, таких как сердечно-сосудистая, ранозаживляющая, ортопедическая и тканевая инженерия. Некоторые современные примеры - изготовление каркасов для регенерации костей и хрящей. Каркасы ПГБ для тканевой инженерии, каркасы из нановолокон ПГA и скелетная тканевая инженерия. Они также используются в качестве остеосинтетических материалов для стимуляции роста костей благодаря их пьезоэлектрическим свойствам, в костных пластинах, хирургических швах и заменах кровеносных сосудов [159]. Более того, мономеры ПГА, особенно R-3ГБ, оказывают терапевтическое воздействие на болезни Альцгеймера и Паркинсона, остеопороз и даже улучшение памяти. В случае частиц ПГА лекарственные средства инкапсулируются внутри матрицы ПГА, что позволяет выпускать его в идеальной концентрации и в желаемом месте в течение предполагаемого периода времени [160].

1.4.2 Промышленное производство ПГА

Промышленное производство ПГA было начато в 1970-х годах компанией Imperial Chemical Industries (ICI) с П3ГБВ под торговой маркой BiopolTM [161, 162]. Патенты на биополимеры были куплены американской компанией Metabolix в 2001 году, которая создала завод по производству биополимеров мощностью 50 000 тонн в год [163]. Metabolix производила полимеры на основе П3ГБ под названием Mirel из кукурузного сахара и производила биоразлагаемые упаковочные материалы для пищевых продуктов, одноразовую посуду, бутылки из-под шампуня, биоразлагаемые горшки для растений или сельскохозяйственные пленки или добавки для медицинских устройств (www.metabolix.com). Пеллеты Mirel продавались по цене примерно 4,95 доллара США за кг-1, что все еще было в три раза выше, чем цена сопоставимого нефтехимического полипропилена [164]. Это может быть одной из причин, по которой Metabolix объявила в середине 2016 года, что завод по производству биополимеров будет полностью закрыт [165]. Тем не менее, ряд других компаний продолжают производить ПГA в промышленных масштабах, такие как: Biocycles, Brazil; Biomer, Germany; Bio-on, Italy; Danimer Scientific formerly Meredian Holdings Group ww.danimerscientific.com; Polyferm Canada; Tepha, USA; Tianjin GreenBio (+DSM), China [166].

Возможные области применения:

1) в медицине П3ГБ совместим с кровью и тканями млекопитающих. Мономер П3ГБ является нормальным метаболитом в крови человека. Поскольку организм реабсорбирует ПГБ, его можно использовать в качестве хирургического имплантата, в хирургии, в качестве швов для заживления ран и кровеносных сосудов;

2) в фармакологии П3ГБ может использоваться в качестве микрокапсул в терапии или в качестве материалов для упаковки клеток и таблеток;

3) в упаковке для изделий глубокой вытяжки в пищевой промышленности, например бутылок, ламинированной фольги, рыболовных сетей, цветов в горшках, средств гигиены, фаст-фуда, одноразовых стаканчиков, сельскохозяйственной фольги и волокон в текстиле.

1.5 Экономическое и экологическое значение ПГА

Одной из важнейших проблем для успеха промышленного производства ПГА является высокая экономическая стоимость конечного продукта, что затрудняет конкуренцию с обычными пластмассами на основе нефти. Экономическая стоимость полимера определяется процессом биосинтеза и стоимостью последующей обработки (СПО). Эти затраты зависят от сырья, в частности источника углерода, включая его предварительную обработку, эффективности штамма-продуцента, а также химических веществ и оборудования, используемых для СПО, среди прочего [167]. В целом, комплексный анализ затрат также учитывает затраты на охрану окружающей среды, такие как общее потребление энергии, воды и химикатов, а также производство парниковых газов во время приготовления ферментационного субстрата, самой ферментации, очистки продукта, обработки отходов и утилизации продуктов с истекшим сроком годности. В следующих параграфах представлены некоторые примеры того, как можно снизить конечную стоимость ПГA.

Ферментационный субстрат вносит значительный вклад в общую экономическую стоимость. Например, в случае рекомбинантной кишечной палочки, выращенной на глюкозе, источник углерода составляет более 30% от конечной стоимости произведенного П3ГБ, в зависимости от цены глюкозы [168]. Более дешевым решением, чем использование чистого сахара, является использование отходов пищевой промышленности или сельского хозяйства с достаточно низким содержанием углерода. Богатые сахаром фруктовые остатки винодельческой промышленности в сочетании с отработанным маслом для жарки [169] или отработанным животным жиром [170] были успешно используется для биосинтеза mcl-ПГAs в лабораторных масштабах. Отходы картофельного крахмала с завода по производству картофельных чипсов, сырная сыворотка [171] или патока из сахарного тростника [172] были исследованы в качестве источников углерода для производства scl-ПГAs. На мелассе сахарного тростника было достигнуто особенно высокое содержание П3ГБ 83,9% по массе (16,9 г Л-1) с использованием стратегии дозирования и Azohydromonas lata в качестве продуцирующего организма. Сахарный тростник применяется компанией в качестве углеродного субстрата для биосинтеза П3ГБ Биоциклы в Бразилии.

Также были оценены непищевые отходы бумажной или биодизельной промышленности на предмет их эффективности в качестве источников углерода для роста микроорганизмов и биосинтеза ПГA [173, 174]. В принципе, существует много доступных дешевых источников углерода, но во многих случаях еще не ясно, являются ли соответствующие экономические условия достаточно благоприятными для промышленного производства ПГА. Помимо финансового аспекта, многие из вышеупомянутых отходов являются растительными и, следовательно, возобновляемыми, что приближает компостирование пластикового материала к нейтральному СО2.

Эффективность штамма, накапливающего ПГA, также играет решающую роль в конечных производственных затратах. Фактически, для биосинтеза П3ГБ из глюкозы с рекомбинантной E. coli цена конечного продукта, по оценкам, была снижена почти на 50% с 7,5 долларов США за кг-1 до примерно 4,0 долларов США за кг-1, когда выход увеличился с 0,1 г П3ГБ г-1 глюкозы до 0,3 г П3ГБ г-1 глюкозы (при накоплении 77 % вт/вт). Это означает, что при том же количестве углеродного субстрата можно получить больше продукта. Кроме того, если более высокие выходы приводят к более высокому накоплению ПГA в клетке, СПО является более эффективным, и большее количество ПГA может быть отделено от клеточного материала с использованием тех же количеств переваривающего агента. Дальнейшее увеличение доходности по-прежнему оказывало положительное влияние на конечную цену, но не в этом измерении. При выходе 0,5 г глюкозы П3ГБ г-1 затраты на производство оценивались примерно в долл. 3,5 кг-1 [175].

Тщательный дизайн штамма с генетическими модификациями может улучшить экономически эффективное производство ПГA определенного штамма двумя способами. С одной стороны, хороший природный штамм-продуцент ПГA, такой как C. necator, может быть сконструирован так, чтобы он мог расти на желаемом продукте отходов, или, с другой стороны, штамм, который хорошо растет на определенном типе отходов, как в случае E. coli на молочной лактозе, может быть дополненный генами синтеза ПГA [175, р. 1-12; 176, 177].

Биосинтез ПГA со смешанными микробными культурами на сложных субстратах из отходов является признанной альтернативной стратегией, вызывающей все больший интерес. Как правило, циклы голодания используются, чтобы дать конкурентное преимущество клеткам, которые способны внутриклеточно накапливать углерод и перерабатывать его во время голодания. Результатом будет популяция эффективных клеток, продуцирующих ПГA [178]. Работа со смешанными микробными культурами экономически выгодна, так как в ней нет необходимости для стерилизации биореактора и другого оборудования перед использованием [179]. Возможные загрязняющие бактерии будут успешно размножаться в этой культуре только в том случае, если они также обладают способностью внутриклеточно накапливать углерод, чтобы пережить цикл голода. Это означает, что отходы могут быть непосредственно использованы в качестве субстрата без дорогостоящей предварительной обработки в автоклаве, а биореакторы могут быть сконструированы более простым и дешевым способом, поскольку их также не нужно стерилизовать.

Последним пунктом, который необходимо рассмотреть с точки зрения экономических и экологических затрат, является СПО. Традиционные методы экстракции и очистки ПГА используют хлорированные растворители. Эти методы являются предпочтительными, поскольку они дают высокочистый, неповрежденный полимер с высокой молекулярной массой [180, 181]. Однако хлорированные растворители оказывают негативное воздействие как на здоровье человека, так и на окружающую среду, и их необходимо собирать и перерабатывать отдельно, что является дополнительным фактором затрат. Кроме того, для экстракции ПГА растворителями требуется высушенная биомасса, что опять же подразумевает использование энергии [182]. Было показано, что технологии экстракции ПГA, такие как лизис клеток на основе фагов [183] или автоматические штаммы бактерий [184], являются альтернативами хлорированным растворителям. Даже восстановление ПГA на животных с использованием пищеварительной системы крыс или мучного червя [185] были успешно протестированы. Недостатками этих альтернативных методов экстракции являются более низкая чистота и ограниченная возможность увеличения масштаба процесса. Для экономичного и экологически чистого производства ПГA, которое может конкурировать с пластмассами на основе нефти, все факторы, упомянутые выше, а именно сырье, штамм производителя, дизайн процесса и СПО, должны рассматриваться в качестве потенциальной цели для оптимизации.

1.6 Биоразложение ПГА

Разложение биопластика типа ПГА проходит намного быстрее чем у обычного синтетического пластика в зависимости от дополнительных смесей и от состояния хранения. Биопластик может быть разрушена двумя различными деполимеразами: внутриклеточными и внеклеточными деполимеразами ПГА (i-ПГА, e-ПГА). I-фаза накопления бактерий действует для того, чтобы потреблять ПГА в отсутствие подходящего экзогенного источника углерода [186, 187]. Как и в случае с другими полимерами, синтезируемыми живыми системами, ПГБ может быть разрушен на более поздней стадии микроорганизмами, его продуцирующими. Когда восстанавливается поступление лимитирующего питательного вещества, активность ЦТК восстанавливается, а повышенные уровни CoA приводят к ингибированию β-кетотиолазы. Как следствие, клетки начинают разрушать полимер, и его углерод поступает в круг ЦТК. E-ПГА выделяются из различных микроорганизмов для утилизации возможного количества ПГА, оставшегося в окружающей среде после гибели накапливающихся бактерий [188, 189]. Деполимеразы ПГБ были выделены и очищены из различных микроорганизмов, принадлежащих к видам Alcaligenes, Comamonas и Pseudomonas [190]. Способность разлагать ПГА не ограничивается бактериями, и также было идентифицировано много грибов, разлагающих ПГА [191]. Активность этих ферментов зависит от состава полимера, стереорегулярности полимера (только Фазы с R-конфигурацией разлагаются деполимеразами), кристалличность (способность к разложению уменьшается по мере увеличения общей кристалличности), молекулярная масса (полимеры LMW, как правило, разлагаются быстрее) и условия окружающей среды (температура, уровень влажности, рН и поступление питательных веществ). Скорость разложения куска ПГБ обычно колеблется от нескольких месяцев в аэробных сточных водах до нескольких лет в морской воде (рисунок 8). ПГА разлагаются специфическими e-ПГА, которые гидролизуют полимер путем поверхностной эрозии до водорастворимых мономеров и/или олигомеров. Бактерии, разлагающие ПГА, различаются в зависимости от типа полиэфира, который они могут разлагать. Большинство охарактеризованных бактерий специфичны для ПГБ, но есть также некоторые бактерии, которые могут использовать большое разнообразие фаз (S или MCL и сополимеры). Кроме того, сополимеры, содержащие мономеры 4ГБ. разлагаются быстрее, чем сополимеры ПГБ или 3ГБ-3ГВ.

Рисунок 8 Деградация П3ГБ-3ГВ) в аэробном осадке сточных вод. Бутылки инкубировали в теплое время, где постоянная средняя температура была +20°C в аэробных условиях

Примечания:

1. Прогресс разложения демонстрируется на бутылках, которые подвергались такой обработке в течение 0, 2, 4, 6, 8, и 10 недель (слева направо)

2. Составлено по источнику [192]

Развитие ПГА в массовой химической промышленности решит по крайней мере три проблемы: использование нефти для пластмассовых материалов, сокращение выбросов CO2 и защита окружающей среды. Это связано с устойчивым развитием химической промышленности. Чтобы снизить стоимость производства ПГА, необходимо проделать гораздо больше работы, чтобы биотопливо на основе ПГА могло быть добавлено к существующим видам топлива на биооснове, включая этанол, пропанол, бутанол, биодизель, водород и газообразный метан.

На основании обзора литературы установлены физические параметры, которые являются ключевым фактором для накопления ПГБ, а именно: pH, температура, скорость перемешивания и перенос кислорода. Кинетика периодического культивирования в оптимизированных культуральных и физических условиях показала максимальную клеточную массу и концентрацию ПГА. Синтез ПГБ увеличивался с уменьшением аэрации, и максимальное содержание достигалось до 66%.

Клетки ПГБ могут иметь протекторную функцию при несбалансированном содержании минералов и углеводов или же в стрессовых ситуациях, где ПГБ мобилизуется в энергетический запас. И поэтому неудивительно, что ПГБ может защищать клетку и от воздействий: теплового и осмотического шока, УФ-облучения, действия окислителей. ПГБ накапливается в клетках бактерий при условиях несбалансированного роста, либо при недостатке некоторых минералов таких как азот, фосфор или кислород. ПГБ у бактерий выполняет функцию резервного вещества для хранения углерода и энергии. ПГБ отличается от других полимерных веществ своими уникальными свойствами, такими как термопластичность и биосовместимость с живой тканью, без вреда организму, что делает продукт привлекательным в использовании коммерции. Конечным продуктом биоразложения ПГБ в окружающей среде образуют нетоксичные продукты как CO2 и H2O, а в живом организме – 3-изомасляная кислота.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1 Объекты исследований

Объектом исследований послужили микроорганизмы продуценты ПГБ, в частности почвенные бактерий, Bacillus megaterium RAZ 3, Bacillus aryabhattai RA5, Azotobacter chroococcum Az 3. Для выделения бактерий, продуцирующих П3ГБ, из региональных каштановых почв были отобраны пробы почвы, из которых выделяли бактерии на селективных средах методом предельных разведений, предварительно почву в объеме 1 г нагревали при 90оC в течение 20 минут. Результаты ранее были доложены в статье [193, 194].

2.2 Морфологическая и биохимическая характеристика П3ГБ положительных бактериальных изолятов

Для описания культуральных и биохимических свойств были применены тесты согласно «Определителю бактерий по Берджи» [195]. Использованы следующие биохимические тесты на: способность использовать различные органические соединения в качестве источника углерода и энергии такие как: сахарозу, рафинозу, арабинозу, мальтозу, трегалозу, маннозу, глюкозу, лактозу, фруктозу; образование индола, сероводорода, аммиака, разжижать желатин, отношение к кислороду, температуре и концентрации NaCl, тест на оксидазу и каталазу, определение оптимальных для роста культур pH и температуры. Определялась способность восстановления нитратов до нитритов, уреазная активность, гидролиз крахмала, активность оксидазы и каталазы и др.

Морфологические особенности окрашенных фиксированных клеток изолятов были исследованы микроскопически с использованием тринокулярного микроскопа проходящим светом (CarlZeiss, AxioScope A1, Germany) с общим увеличением ×1000. Родовую принадлежность отобранных бактерий устанавливали по морфологическим, культуральными хемо-таксономическим признаком [196].

Накопление ПГБ в клетках выявляли окрашиванием липофильным красителем Судан В. А ее физико-химические свойства и чистота были доказаны с помощью инструментальными методами.

2.3 Протеомный МАЛДИ-ТОФФ анализ

Штаммы были идентифицированы с использованием MALDI-TOF/MS масс-спектрометра с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (“Bruker Daltonik GmbH”, Германия).

Хемотаксономия бактерий с помощью MALDI-TOF/MS может быть выполнена быстро, и многие из методов, описанных ниже, могут быть выполнены в течение нескольких минут, при условии, что перед масс-спектральным анализом было собрано достаточное количество бактерий. Обычно, но не всегда, бактерии выращивают с помощью методов культивирования перед анализом. Хотя этот фактор можно считать недостатком, следует отметить, что конкурирующие методы молекулярной биологии также требуют предварительных этапов культивирования перед их использованием. Что касается информационного содержания, то MALDI-спектры бактерий можно считать, что они, по крайней мере, дополняют данные, полученные с помощью других методов идентификации бактерий.

Кроме того, MALDI предоставляет уникальную информацию о биологии и химии бактерий, основанную на обнаружении конкретных химических веществ или измерении химических изменений в ответ на воздействие окружающей среды, времени или других внешних воздействий [197].

Бактериальные колонии аккуратно снимали с поверхности агара стерильной петлей чтоб перемешать c свежеприготовленным раствором 50 мкл 50%-го ацетонитрила, содержащего 2,5% трифторуксусной кислоты. Полученную суспензию в 1 мкл смешивали с 1 мкл раствором матрицы насыщенный α-циано-4-гидроксикоричной (HCCA) кислоты, в качестве матрицы использовали в 50% растворе ацетонитрила (“Sigma-Aldrich”) и 0,1% трифторуксусной кислоты, высушивали при комнатной температуре на мишени.

На приборе Autoflex speed (“Brucker Daltoniks”, Германия) регистрировали спектры в линейном режиме с задержанной экстракцией ионов, с импульсным твердотельным Nd: рефлектроном лазером с частотой генерации импульсов 1000 Гц, λ=355 нм.

Для калибровки прибора содержащий стандартный профиль пептидов и белков использовали бактериальный калибровочный стандарт “Brucker” (BTS) E. coli DH5 alpha, и дополнительные белки с диапазоном покрытия масс ~5000–17500 Дa (“Brucker Daltonik”, Германия) (Protein Calibration Standard I для масс-спектрометрии. При диапазоне регистрируемых масс бактериальных белков 2–20 кДа проводили запись спектров в режиме положительных ионов.

Идентификацию бактерий и обработку масс-спектров проводили с помощью программных пакетов Biotyper 3.0 (Build 25) (“Brucker Daltonik” GmbH, Германия) и flexAnalysis 3.0 (Build 80) имплементированных в программное обеспечение прибора.

2.4 Молекулярная идентификация выбранных штаммов бактерий, продуцирующих П3ГБ

Молекулярная идентификация отобранных ПГБ-позитивных бактериальных штаммов была проведена путем их анализа на амплификацию 16S рРНК. Для этого геномная ДНК, выбранных штамма была извлечена с использованием набора для очистки геномной ДНК Thermo Scientific GeneJET #0721.

Перед началом приготовили буфер для лизиса грамположительных бактерий:

– 20 мм Трис-HCl, М – 20 мкл/мл; рН 8,0, - 1;

– 2 мм ЭДТА, - 0,5 М – 4 мкл/мл;

– 1,2% Triton X-100, - 100% – 12 мкл/мл;

– перед использованием добавили лизоцим до 20 мг/мл. – 40 мг/мл – 500 мкл;

– H2O MQ = 464 мкл.

Стандартный протокол очистки геномной ДНК Грамположительных бактерий.

1. 	Собрали до 2x109 бактериальных клеток в 1,5 - или 2-мл микроцентрифужную пробирку путем центрифугирования в течение 10 мин при 5000 x g. Выбросили супернатант.

2. 	Ресуспендировали осадок с 180 мкл буфера для лизиса грамположительных бактерий. Инкубировали 30 мин при 37°C.

3. 	Добавили 200 мкл лизирующего раствора и 20 мкл Proteinase К. Тщательно перемешали, переворачивая до получения однородной суспензии.

4. 	Инкубировали образец при 56°C, время от времени встряхивая, или используйте водяную баню для встряхивания, качающуюся платформу или термомиксер до полного лизиса клеток (-30 мин).

5. 	Добавили 20 мкл раствора РНКазы A, перемешали в вортексе и инкубировали смесь в течение 10 мин при комнатной температуре.

6. 	Добавили 400 мкл 50% этанола и перемешивали встряхиванием.

7. 	Перенесли приготовленный лизат в колонку для очистки геномной ДНК GeneJET, вставленную в пробирку для сбора. Центрифугировали колонку в течение 1 мин при 6000 x g. Выбросили пробирку для сбора, содержащую проточный раствор. Поместили колонку для очистки геномной ДНК GeneJET в новую пробирку для сбора 2 мл (входит в комплект). Центрифугировали пока все не выпадет в сброс!

8. 	Добавили 500 мкл Wash Buffer I (с добавлением этанола). Центрифугировали в течение 1 мин при 8000 x g. Выбросили проточный материал и поместили очищающую колонку обратно в сборную трубку.

9. 	Добавили 500 мкл Wash Buffer II (с добавлением этанола) в колонку для очистки геномной ДНК GeneJET. Центрифуга в течение 3 минут на максимальной скорости (≥12000 x g).

Содержащую проточный раствор, выбросили пробирку для сбора и перенесли колонку для очистки геномной ДНК GeneJET в стерильную микроцентрифужную пробирку на 1,5 мл.

10. Добавили 200 мкл MQ H2O (Мы заменили Elution Buffer на MQ H2O) для элюции в центр мембраны колонки для очистки геномной ДНК GeneJET для элюирования геномной ДНК. Инкубировали 2 минуты при комнатной температуре и центрифугировали при скорости 8000 x g 1 минуту.

11. Выбросили очистительную колонку и хранили образец при -20°C.

Качество и количество извлеченной геномной ДНК анализировали, прогоняя ее на агарозном геле. Затем ее использовали для амплификации гена 16S рРНК с использованием универсальных бактериальных праймеров, 8F (5' AGA GTT DEL TCC TGG CTC AG 3') и 806R (5' GGA CTA CCA GGG TAT CTA ДО 3'). Реакционную смесь, состоящую из геномной ДНК-шаблона, готовой основной смеси и двух праймеров, подвергали амплификации в реакционном цикле, включающем один цикл денатурации при 98°C в течение 1 минуты; 35 циклов денатурации при 98°C в течение 15 секунд, отжиг праймеров при 55°C в течение 30 секунд и удлинение праймеров при 72°C в течение 40 секунд; с последующим окончательным однократным удлинением при 72°C в течение 5 минут. Путем проведения электрофореза в 1% агарозном геле проверяли размер амплифицированных фрагментов. Амплифицированные и очищенные продукты гена 16S рРНК были специально секвенированы в двух направлениях с использованием прямого и обратного праймера, и полученные хроматограммы были проанализированы с помощью редактора выравнивания последовательностей BioEdit [198]. Окончательные выровненные консенсусные последовательности были проанализированы с использованием онлайн-программного обеспечения Basic Local Alignment Search Tool of nucleotide (blastn) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide) для их сравнения с существующими последовательностями в базе данных NCBI и их окончательной идентификации [199, 200]. Для получения регистрационного номера, для каждого штамма идентифицированные последовательности были представлены в Генбанк NCBI.

2.5 Молекулярная характеристика выбранных бактерий, продуцирующих П3ГБ, путем амплификации гена phb

Для молекулярной характеристики выбранных бактерий, продуцирующих ПГБ, был разработан протокол ПЦР для амплификации генов phbC и phbB ответственного за кодирование фермента ПГБ-синтазы, важного фермента, участвующего в биосинтетическом пути ПГБ. Гены phbC и phbB отобранных з штаммов были амплифицированы с использованием шести различных наборов праймеров, специфичных к гену П3ГБ-синтазы. Три набора праймеров были разработаны с использованием программного обеспечения primer 3.0 с использованием последовательностей генов phbC Bacillus sp., а также ген phbB для Bacillus sp. доступных в базе данных Genbank. Однако для того, чтобы получить амплификацию полного гена phbC и phbB, были разработаны еще три набора праймеров путем генерации обратного дополнения последовательностей гена, доступных в базе данных Genbank, а затем выбора 5' - концевых последовательностей исходной и обратной последовательности комплемента в качестве праймеров (таблица 5).

Таблица 5 – Последовательность праймеров, используемых для специфической амплификации phbC и фрагмента гена phbB

| ПГБ праймеры | Сиквенс п.н. | Содержание GC (%) |
| --- | --- | --- |
| BaRv | 5’ TCACCGGCATTGCCATT ACCATTACCATTTCCG 3’ | 72 |
| BaFw | 5’ GTAACAGGCGGATCT AAAGGTATCGGGG 3’ | 70 |
| AzRv | 5’ TCAACCCTTTTACGTA GCGTCCTGGTGCAG 3’ | 69 |
| AzFw | 5’ATGGATCAAGCCACCT CCTTCGCAAGTTTCTG 3’ | 74 |
| BmRv | 5’TCAGCAACCCACTTTT GCATTAGCTTCCAG 3’ | 71 |
| BmFw | 5’GTGGCAATTCCTTAC GTGCAAGAGTGGG 3’ | 72 |

Была проведена реакция ПЦР объемом 50 мкл, включающая начальный нагрев при 98°C в течение 3 мин, 35 циклов, последующей денатурации при 98°C в течение 10 с, удлинение при 72°C в течение 30 секунд; отжиг праймеров при 62°C в течение 30 сек., с последующим окончательным удлинением при 72°C в течение 7 мин. Для анализа результатов амплификации продукты ПЦР подвергали электрофорезу на 1% агарозном геле вместе с маркером молекулярной массы ДНК O’RangeRuler DNA Ladder Mix №1173. Результаты визуализировали в трансиллюминаторе.

2.6 Скрининг П3ГБ продуцирующих бактерий на световом микроскопе

Для микроскопических исследований образцы соответствующих колоний готовили на предметных стеклах, фиксировали нагреванием и окрашивали 0,3% (вес/объем в 70% этаноле) липофильным красителем Судан В в течении 20 мин. Колонии обесцвечивали погружением предметных стекол в ксилол, а затем контрастировали сафранином (5% мас. /об. в стерильной дистиллированной воде) в течение 10 секунд. Бактериальные клетки, которые окрасились в черный цвет, являлись продуцентами ПГБ, в то время как неокрашенные были отмечены как отрицательные [201]. Положительно окрашенные изоляты были отобраны для дальнейшей работы.

2.7 Оптимизация питательной среды и условий культивирования

Условия культивации продуцентов определялось по таким параметрам, как наличие питательных веществ, источника углерода и азота, и другие физические параметры, такие как pH, температура и время инкубации при продукции ПГБ. Параметры питательной среды были подобраны согласно исследованию Приянка Латви и другие [202].

Посевной материал культивировалось в конических колбах Эрленмейера объемом 150 мл с различными минеральными средами в шейкере при 150-180 об/мин при температуре 30°C, 48 ч (Innova R43, New Brunswick Scientific, USA). Для снижения подачи кислорода пробку от колбы обматывали полиэтиленовой пленкой. Известно, что при высоком содержании углеводов и низкой концентрации кислорода клетки бактерий могут оказаться в состоянии редуктивного стресса, то есть переполнение НАД(Ф)Н. Активация метаболических путей может происходить для снижения НАД(Ф)Н, потребляющих восстановительные эквиваленты – синтез гликогена или П3ГБ. Предотвращается ингибирование ферментов цикла Кребса – НАДФ+-зависимой изоцитратдегидрогеназы и цитратсинтазы, благодаря сбросу электронов от НАД(Ф)Н на синтез ПГБ регенерируется НАД(Ф)+[203].

No1.  Модифицированная минеральная среда Лоу и Слепского (г/л) 20 г глюкозы; 1.0 г (NH 4 ) 2 SO4; 4.35 г Nа 2 НРО4; 1.3 г KH 2 PO 4; 0.2 г KCl; 0,02 г MgCl2; 0,001 г CaCl2; 0,01г FeCl3; 0.001 г MnCl2; 0.1 г Na2 SO4 дистиллированная вода до 1.0 л; рН 7.0 [204, 205].

No2. Минеральная среда с добавлением бобового отвара, обозначили его как RB (г/л) 20 г глюкозы; 1.0 г (NH4)2 SO4; 4.35 г Nа2 НРО4; 1.3 г KH2 PO4; 0.2 г KCl; 0.02 г MgCl 2; 0.001 г CaCl2; 0.01 г 0.1 г Na 2 SO4 и 20 г отвар гороха (БО), дистиллированная вода до 1.0 л; рН 7.0.

No3. Бобовый отвар (г/л) 20 г сахарозы; 1.0 г KH 2 PO4; 0.2 г MgSO 4 и 40 г отвар гороха (БО), дистиллированная вода до 1 л; рН 7.0.

No4 и No5. Минеральная среда RB с добавлением бобового отвара 5.0 и 35 г/л.

Соотношение количества углерода С: БО составляло: для среды No1 – 20:0; для среды No2 – 20:20; No3 – 20:40; No4 – 20:5.0 и No5 – 20:35.

Культуральную суспензию определяли по оптической плотности при λ=600 нм фотоэлектроколориметром (AP-700, APEL, Japan) относительно среды без клеток: C = A600/0.134 мг/мл.

2.7.1 Оптимизация метода культивирования для наиболее эффективного синтеза П3ГБ штаммом Bacillus aryabhattai RA5

Для более продолжительного и стабильного процесса биосинтеза ПГБ бактериями, был использован отъемно-доливной (ОД) метод культивирования, при котором через определенные промежутки времени производится слив с последующим сбором клеток, и в колбу добавляется свежая питательная среда с оставшейся культуральной жидкостью с содержанием всех компонентов, в том числе и азота, в количестве, достаточном для возобновления клеточного роста. В данной работе периодическое культивирование облученного штамма RA 5 проводили в минеральной среде, содержащей бобовый бульон (гороховый отвар) в качестве источника белка, и с содержанием азота N=0,3 г/л и 1 г/л по 2 литра каждый.

В ходе экспериментов культивирование в периодическом режиме менялось количество доливаемой среды и продолжительность циклов. Проводился слив и долив 50% культуральной жидкости. Такие объемы были взяты для того, чтобы культура была обогащена компонентами питательной среды для роста новых клеток, а также имела достаточное количество рабочей биомассы, способной синтезировать ПГБ. Накопление ПГБ в клетках было отмечено окрашиванием суданского черного B.

Более длительный стабильный процесс биосинтеза ПГБ был реализован с помощью периодического режима культивации, при котором культуральная жидкость отбирается через каждые 24 часа, и в колбу добавляется свежая питательная среда, содержащая все компоненты, включая азот, в количестве 0,3 г/л, достаточном для возобновления роста клеток. Периодический режим делает процесс культивирования более эффективным нежели при стандартном периодическом процессе. Этот метод был успешно применен в производстве лимонной кислоты из этанола [206, 207], глюкозы [208, 209] и глицерин-содержащих отходов [210, 211] и с содержанием глюкозы в качестве единственного источника углерода [212].

2.8 Извлечение и количественное определение П3ГБ химическим путем

Метод Лоу был использован для точной калибровки и извлечения пленок П3ГБ [213]. Штаммы культивировались в питательном бульоне при 30С в течение 48 часов в шейкере при 160 об/мин. Бактериальную суспензию в объеме 1 мл и при оптической плотности А600 ≥ 0.2, или 2 мл А 600 ≤ 0.2 помещали в микропробирки и затем центрифугировали в течение 10 мин при 6 тыс. оборотах (Centrifuge 5415 D, Eppendorf, USA). К осадку добавляли 5 мл стерильной воды и перемешивали, используя вортекс ultrasonic treatment 5 минут. Отбирали 2 мл суспензии и добавили 2 мл 2 н НСl нагревали в водяной бане 2 часа при 100оС, после чего центрифугировали 10 мин при 6 тыс. оборотах. Осадок подсушивали, добавляли 5 мл хлороформа, пробирки плотно закупоривали и встряхивали в течение ночи в шейкере при 150 об/мин 28оС. Далее пробирки центрифугировали в течение 20 минут при 6 000 оборотах и экстрагировали хлороформом в объеме 0,1 мл, в стеклянный флакон. Высушивали при 60оС на воздухе нижнюю прозрачную хлороформ-содержащую фракцию. На дне флакона образовывался белый осадок, это П3ГБ, к которому добавляли 1 мл концентрированной H2SO4 и нагревали при 100°С в течение 20 минут. В результате гидролиза и дегидратации образовывалась жидкость болотного цвета, что являлось кротоновой кислотой. Оптическую плотность образца измеряли на спектрофотометре [214].

2.9 Измерение оптической плотности образцов на спектрофотометре

Для измерения оптической плотности образцы гидролизовали 5 н NaOH и стерильной водой доводя pH до 4 и пропускали через фильтр с порами 0,45 µ. Оптическую плотность полученного прозрачного раствора измеряли на спектрофотометре (GE GeneQuant 100, UK) при 235 нм это максимум оптической плотности кротоновой кислоты, обусловленный двойной связью, в качестве контроля использовали нейтрализованную серную кислоту, образцы сравнивали с ПГБ из Sigma Aldrich, USA. Количество ПГБ рассчитывали по формуле (1) [215]:

[ПГБ] (мг) = 0.0056 × А235

2.10 Получение эффективного продуцента при облучении ультрафиолетом

Как было упомянуто выше, П3ГБ является запасным веществом в виде энергии для клетки при различных стрессовых ситуациях. В данной работе было применено ультрафиолетовое облучение бактерий, как стрессовый фактор.

Штаммы бактерий Azotobacter chrocococcum и Bacillus megaterium культивировали в среде Берка для азотфиксирующей бактерий и в модифицированной минеральной среде Лоу и Слепского No 1 и. В качестве стрессовых агентов использовали УФ-лучи бактерицидной лампы (ВИО-2, Россия, «Фимет») с длиной волны 200–400 нм.

Штаммы выращивали в лимитирующих по азоту условиях. Клетки, находящиеся в фазе активного роста при биомассе 3-4 г/л, это при оптической плотности А600 <0.2, клетки центрифугировали и дважды промывали 0,1 М раствором MgSO4 и в нем же ресуспендировали. Полученную суспензию клеток облучали на расстоянии 10 см, при котором время облучения варьировали от 2 до 10 минут. Для приготовления разведений и рассева клеток в чашки Петри использовали облученную и контрольную суспензию.

Обработанные и контрольные образцы путем десятикратного разведения высевали на чашки Петри с минеральной средой и Эшби. Чашки инкубировали в термостате при 37оС в течение 48 ч. Анализировали те чашки, где процент выживаемости облученных клеток составлял менее 1% и подсчитывали количество выросших колоний. Мазки окрашивали липофильным красителем Судан В для скрининга накопления П3ГБ бактериями, и оценивали окрашенные клетки с микроскопа с контрольными образцами.

2.11 Анализ выбранных бактериальных штаммов, продуцирующих ПГБ, в трансмиссионном электронном микроскопе (TЭM)

ТЭМ-анализ отобранных ПГБ продуцирующих облученных бактерий был проведен путем подготовки и сушки образца. Фиксацию взвесь культуры проводили путем инкубации в 2 мл 2,5% растворе глутарового альдегида (pH 7,2), с последующей пост фиксацией в 2.5 мл 1% тетра оксидом осмия (Os2O4) в течении 1,5 часа при комнатной температур, а затем всю ночь взвесь промывали в фосфатном буфере. Затем фиксированная ткань обезвоживалась спиртами по возрастанию 50, 70, 96 и 100%. Пропитка взвеси эпоксидной смолой и пропилен оксид в соотношении 1:1 и 1:3. Полимеризация образца в эпоксидной смоле происходила при температуре 37оС, 45оС и 60оС. Для визуализации внутренней ультраструктуры организма образцы были разделены на ультратонкие срезы толщиной 60 нм с помощью ультратома (RMC Power-Tom PC, USA). Далее, на просвечивающем электронном микроскопе (JEM 1400 Plus, Japan) анализировали готовые срезы клеток.

2.12 Экстракция П3ГБ из биомассы

Производство П3ГБ было количественно определено с использованием метода Лоу и Слепски [216], и количество произведенного П3ГБ было рассчитано по стандартной кривой, полученной с использованием коммерческого, поли-β-гидроксибутирата (Сигма-Олдрич). Рост положительной бактериальной культуры П3ГБ подвергали гранулированию при 10 000 об/мин при 4°C в течение 10 минут. Затем гранулу промывали ацетоном и этанолом для удаления нежелательных материалов, ресуспендировали в равном объеме 4% гипохлорита натрия и инкубировали при комнатной температуре в течение 30 минут. Затем в течение 10 мин. для осаждения липидных гранул смесь центрифугировали при 10 000 об/мин. Надосадочную жидкость удаляли, а осадок последовательно промывали ацетоном и этанолом. Гранулированные полимерные гранулы растворяли в горячем хлороформе и фильтровали через фильтровальную бумагу Whatman No 1 (предварительно обработанную горячим хлороформом).

| PHBs(g) | × 100, |
| --- | --- |
| CDW(g)* |  |

Процентный выход П3ГБ определяли с использованием следующего уравнения:

I                      Удельный выход (%) =

CDWg L-1

Time(h)

Объемную продуктивность бактериальной биомассы

определяли по следующему уравнению:

II                Продуктивность биомассы g L−1h−1 =CDWg L-1Time (h)

PHBs g L-1

Time(h)

Объемную производительность ПГБ определяли с использованием следующего уравнения:

III                Производительность ПГБ g L−1h−1 = PHBs g L-1Time(h)

где CDW – (Cell dry weight) Сухой вес клеток.

PHB – ПГБ

2.13 ИК-Фурье-спектроскопия. Характеристика экстрагированного полимера

Химическая природа экстрагированного полимера была подтверждена путем проведения инфракрасной спектроскопии с обратным преобразованием Фурье. Для этого аликвоту 1 мг П3ГБ экстрагировали из различных штаммов и анализировали с помощью ИК-Фурье спектрометр (Nicolet iS 10, Thermo Fisher Scientific, США). Спектры были зарегистрированы в диапазоне 400–4000 см-1. в качестве стандарта использовали спектры П3ГБ от Sigma-Aldrich, США для сравнения.

2.14 Подготовка мембран ПГБ

Исследуемая мембрана была приготовлена с использованием метода литья растворителем. Для этой цели ПГБ растворяли в хлороформе, чтобы получить 3% (по массе) раствор полимера. Для получения мембраны ПГБ 50 мл приготовленной смеси разливали по стеклянным чашкам Петри (диаметром 14,5 см) и оставляли на 3 дня для образования полимерной пленки [217, 218]. Толщину фольги измеряли с помощью электронного толщиномера 0,001-12,7 мм. Они находились в диапазоне от 0,075 до 0,080 мм.

2.2 Проницаемость водяного пара и газов через мембраны

2.2.1 Проницаемость водяного пара

В соответствии со стандартом (PN-EN ISO 15106-1:2007) определяли проницаемость водяного пара (Pv) с использованием прибора типа L80-5000 (PBI Dansensor). Этот тест заключается в определении количества [г] водяного пара, проникающего через данную поверхность образца в единицу времени и при постоянной температуре. Каждый образец пятикратно измеряли, и было взято среднее арифметическое этих измерений в качестве результата теста. Испытание проводилось при температуре 38oC [219].

2.2.2 Проницаемость для кислорода

Определение кислородопроницаемости (Po) проводили в соответствии со стандартным методом испытаний ASTM F 1927-98 для определения скорости пропускания кислородного газа, проницаемости при контролируемой относительной влажности через барьерные материалы с использованием кулонометрического детектора, используя испытательный стенд: MultiPerm O2-CO2 DC от PermTech srl №B02Y0. Каждый образец трижды измерялось, и среднее арифметическое трех измерений было взято в качестве результата теста. Испытания проводились с использованием маски площадью 2,01 см2. Полученный результат измерения относится к толщине испытуемого образца [220].

2.2.3 Проницаемость углеводов

Проницаемость для диоксида углерода (Pd) определяли в соответствии со Стандартным методом испытаний ASTM F2476-20 для определения скорости пропускания диоксида углерода (CO2TR) через Барьерные материалы с использованием инфракрасного детектора, используя испытательный стенд: MultiPerm O2-CO2 DC от PermTech srl №B02Y0. Полученные результаты измерений относятся к толщине испытуемого образца [221].

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

3.1 Выделение и скрининг бактерий, продуцирующих П3ГБ

Из региональных каштановых почв города Астана, Казахстан было отобрано 13 изолятов П3ГБ продуцирующих бактерий. По морфологическим и физиолого-биохимическим свойствам большинство бактерий были из рода Bacillus грамположительными палочками. В общей сложности было отобрано 13 изолятов. Анализ морфологических и биохимических характеристик показал (Приложение Б), что грамположительными палочками были 10 бактерий и 5 грамотрицательных бактерий, культуры являются аэробами и имеют выживаемость в соляной среде [222]. Штаммы хранятся в стеклянных пробирках на скошенной агаризованной среде (на МПА) при температуре +4°С. Пересев осуществляют 1 раз в 3 месяца, а также методом криоконсервации на 10% водном растворе глицерина. Хранят при минус 80°С в течение 5 лет без пересева.

Для определения чувствительности in vitro микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом на поверхность агара в чашке Петри наносили бактериальную суспензию плотностью эквивалентную стандарту мутности 0,5 по McFarland для измерения зон ингибирования роста культур. Равномерно размазав петлей штрих и затем помещали диски, содержащие 11 видов антибиотика. Формированию зоны подавления роста микроорганизмов вокруг дисков происходит за счет диффузии антибиотика в агар. Как мы видим на рисунке 9, после инкубации чашек в термостате в течение ночи измеряли диаметр зоны вокруг диска в миллиметрах. Если появляется зона подавления роста микроорганизма вокруг диска с антибиотиком, то микроорганизм чувствителен к антибиотику. Если нет зоны подавления роста микроорганизма вокруг диска с антибиотиком, то микроорганизм устойчив к нему [223].

а                                                                    б

а, б – тест на определении чувствительности

Рисунок 9 – Тест на определение чувствительности in vitro микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом, лист 1

в                                                                         г

д                                                                         е

в, г, д, е – тест на определении чувствительности

Рисунок 9, лист 2

Таблица 8 – Анализ шести продуцентов на чувствительность к антибиотикам

| Антибиотики | BM1 | BM2 | BM3 | BM4 | BM5 | AZ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cefazolin | - | + | + | + | + | - |
| Chloramphenicol | + | + | +- | + | + | + |
| Clarithromycin | + | + | + | + | + | + |
| Amoxyclav | + | + | + | + | +- | + |
| Ceftriaxone | + | + | + | + | + | + |
| Ciprofloxacin | + | + | + | + | + | + |
| Vancomycin | + | + | + | + | +- | - |
| Azithromycin | + | + | + | + | + | - |
| Imipenem | + | + | + | + | + | + |
| Aztreonam | + | + | + | + | + | - |
| Cefotaxime | + | + | + | + | + | + |
| Примечания: 1. «-» – нечувствителен, резистентные. 2. «+-» – слабовыраженно резистентный. 3. «+» – чувствителен |  |  |  |  |  |  |

Анализируя рисунок 9 и таблицу 8 можно прийти к выводу, что самым чувствительным к антибиотикам штаммами являются Bm 4, Bm 2, Bm 3, Bm 5, Bm 1 а наиболее резистентным оказался штамм Az 4 (Он же Az 3).

Таблица 9 – Использование сахара бактериями-продуцентами

| Сахара | RA 5 | BM 5 | AZ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dextrose | насыщенный оттенок | насыщенный оттенок | насыщенный оттенок |
| Mellibiose | - | осветление | осветление |
| Cellobiose | - | осветление | осветление |
| Fructose | -- | насыщенный оттенок | осветление |
| Galactose | -- | осветление | осветление |
| Mannose | - | - | насыщенный оттенок |
| Raffinose | осветление | осветление | осветление |
| Моllibioza | осветление | насыщенный оттенок | осветление |
| Xylose | - | - | осветление |
| Sacrose | - | - | осветление |

По таблице 9 все 3 штамма имеют реакцию на определенные сахара. Как мы можем заметить по таблице штамм RA 5 при росте на сахарах Mellibiose, Cellobiose, Fructose, Galactose, Mannose, Xylose и Sacrose не имел заметную реакцию. А при росте на Dextrose имел насыщенный оттенок, что говорит о преобразовании сахара и изменении метаболического продукта. А штаммы BM 5 и AZ 3 почти во всех сахарах проявили заметные изменения среды.

Анализ MALDI Biotyper выявил, что из 13 выделенных изолятов 7-ро были идентифицированы как Bacillus megaterium (RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7), 3 штамма RA1(1), RA1(2), RA1(3) как Bacillus pumilus, 2 штамма RA2(1), RA1(4) как Bacillus simplex и штамм RАZ 3 как Azotobacter chrocococcum. Штаммы рода Bacillus культивировались при 37оC в колбах Эрленмейера при 150 оборотах в минуту, 48 часов в модифицированной минеральной среде Лоу и Слепского No1, пробки были обмотаны пленкой, для снижения доступа кислорода. А азотфиксирующий штамм культивировался при 28оС в колбе Эрленмейера при 150 оборотах в минуту, 72 часа в среде Бейеринка, в условиях избыточного содержания источника углерода следующего состава (г/л): 20 г сахарозы; 0.5 г (NH4)2SO4; 1.05 г K2HPO4; 0.2 г KH2PO4; 0.4 г MgSO4×7H2O; 0.05 г CaSO4×7H2O; 0.01г FeSO4×7H2O; 0.006 г Na2MoO4×7H2O; 0.1 г CaCl2; 0.2 г NaCl; 0.5 г цитрат Na; дистиллированная вода до 1 л; рН 7.0. В среду также добавляли (NH4)2SO4 для сбалансированного роста и продукции П3ГБ, оптимальное количество (NH4)2SO4 для среды Бейеринка составила 0.5 г/л и 1 г/л для минеральной среды Лоу и Слепского No 1. Тогда как более низкая концентрация соли сильно лимитировала рост бактерий, либо подавляла синтез П3ГБ [224, 225].

Результаты анализа MALDI Biotyper в (Приложение В).

Штаммы дикого типа культивировались в модифицированной минеральной среде Лоу и Слепского для определения количества синтеза П3ГБ. При культивации BM 2 в среде No 3 обнаружили обильный рост биомассы через 24 часа почти на 55 г/л, но при окрашивании клеток Суданским черным В полимера практический не оказалось или было слабо выраженным. В таком случае мы решили штаммы подвергнуть к физическому стрессу, то есть облучить УФ (длина волны 200–400 нм). Из таблицы 10, мы отобрали наиболее активные штаммы RA 5, RA 1(1) и AZ 3 для дальнейшего облучения УФ.

Таблица 10 – Производство П3ГБ некоторыми почвенными штаммами в минеральной среде

| Штаммы | Качество окраса красителем Судан В | Выход ПГБ (мг/мл) |
| --- | --- | --- |
| RA 1 | +++ | 108.6±0.88 |
| RA 2 | +++ | 109.3±0.87 |
| RA 3 | ++- | 14.0±0.17 |
| RA 4 | +++ | 108.0±0.89 |
| RA 5 | +++ | 108.6±0.88 |
| RA 6 | +++ | 93.6±0.72 |
| RA 7 | ++- | 8.36±0.57 |
| RA1(2) | +-- | 08.0±0.02 |
| RA1(1) | ++- | 108.6±0.88 |
| AZ 3 | ++- | 138.3±0.83 |
| +-- слабо выраженная реакция ++- умеренно выраженный положительный +++ Высоко выраженный положительный |  |  |

После облучения в течение 2–15 минут и роста колонии, анализировали те чашки, где процент выживаемости облученных клеток составлял менее 1%. При 10 минутах колонии были двух форм: R-формы с шероховатой поверхностью складчатые колонии и с гладкой поверхностью S-формы с ровными краями и (рисунок 10).

а                                                б                                                               в

г                                                         д                                                         е

a – Bacillus megaterium BM 5; б – Azotobacter chrocococcum AZ 3; в – Bacillus pumilus RA1(1); г - Bacillus megaterium; д - Azotobacter chrocococcum; е - Bacillus pumilus

Рисунок 10 – Колонии до и после облучения УФ в течение 10 минут

Клетки S и R формы хорошо были окрашены Суданским черным В, что приводит к предположению, что УФ как стрессовый фактор, позитивно сказывается на накопление П3ГБ клеткой. Однако не все штаммы проявили положительный эффект в накоплении П3ГБ после облучения, например Ra1(1) Bacillus pumilus не окрасился Суданом В после облучения, возможно это говорит о том, что не во всех продуцентах, П3ГБ является протектором при УФ-облучении, это может говорить о различности строения и хода цикла основных ферментов из ацетил-КоА, участвующих в биосинтезе П3ГБ в штамме Bacillus pumilus. Клетки штамма Bacillus megaterium после облучения визуально приобрели уплотнение и окрас был более насыщенным по сравнению с диким типом клеток. Также азотфиксирующий штамм. Azotobacter chrocococcum очевидно начал больше синтезировать полимер, по рисунке 11 хорошо видны клеточные включения, окрашенные Суданским черным В даже при увеличении всего 1000х в световом микроскопе (Micros, MC – 300, Austria) [226].

Но для дальнейшей работы мы отобрали лишь 3 наиболее активных штаммов по насыщенности окраса Суданским черным В: RA 5 и RA 5 из Bacillus megaterium BM 5, RAZ 3 из Azotobacter chrocococcum AZ 3 и дикий тип Bacillus pumilus RA1(1).

а                                               б                                               в

К1                                          К2                                               К3

а – Bacillus pumilus RA1(1); б – Bacillus megaterium RA 5; в – Bacillus megaterium RAZ 3. К1, К2, К3 – контрольные образцы, без облучения

Рисунок 11 – Клетки, окрашенные после облучения УФ в течение 10 минут

3.2 Влияние концентрации бобового отвара на концентрацию П3ГБ при культивировании в колбах

Для оптимизации культуральной среды, мутировавший штамм RAZ 3 культивировался в минеральной среде с добавлением различной концентрации бобового отвара, как источника белка в конических колбах Эрленмейера объемом 150 мл на качалке оборотами 150-180 об / мин при температуре 37 ° C, в течение 48 ч, рН 7.0.  При концентрациях, указанных в таблице 11.

Таблица 11 – Влияние концентрации БО в минеральной среде на синтез П3ГБ культурой Bacillus megaterium RAZ 3

| Содержание бобового отвара в минеральной среде, (г/л) | Сухой вес клеток, (г/л) | ПГБ, (г/л) | Удельный выход ПГБ, (%) | Продуктив ность биомассы (г л−1h−1) | Производи тельность П3ГБ (г л−1h−1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5±0.60 | 0.71±0.02 | 14.20±0.2 | 0.104±0.01 | 0.015±0.02 |
| 5.0 | 7.44±0.08 | 1.05±0.07 | 14.11±0.3 | 0.155±0.02 | 0.022±0.03 |
| 20.0 | 25.73±0.12 | 13.83±0.08 | 53.75±0.5 | 0.536±0.15 | 0.288±0.01 |
| 35.0 | 26.14±0.07 | 13.95±0.20 | 53.37±0.6 | 0.545±0.11 | 0.291±0.01 |
| 40.0 | 28.34±0.12 | 14.78±0.35 | 52.15±0.1 | 0.590±0.13 | 0.308±0.02 |

Наиболее оптимальной концентрацией бобового отвара на синтез П3ГБ для измененного типа Bacillus megaterium RAZ 3 является 20 г/л, при котором сухой вес клеток составил 25,7 г/л а выход ПГБ 13.83 г/л. Тогда как более низкая концентрация бобового отвара значительно лимитирует рост бактерий, а высокая (≥ 30 г/л) подавляла синтез П3ГБ, но стимулировала рост биомассы. В таблице 11 представлен зависимость роста биомассы и количество П3ГБ штаммом RAZ 3 от концентрации бобового отвара равного концентрацией углерода, что существенно стимулирует синтез и является оптимальной.

Для оптимизации питательной среды штамм Bm 5 (RAZ 3) посеяли на 4 Чашки Петри с различными питательными средами, чтобы визуально оценить рост на нем. Как мы видим из рисунка 12, в питательной среде Bb, то есть с гороховым отваром, рост культуры заметно обильный, также и в ЧП со средой NA это обычный питательный агар, а в минеральной среде Clausa рост менее обильный при 24 часах инкубации в термостате. Ну а в среде с содержанием мелассы 20 мл /л рост бактерий более скученный и обильный.

а                                                          б

в                                                        г

a – Bb мясной пептон с гороховым отваром; б – NA питательный агар, среда; в – Clausа; г – питательная среда с мелассой

Рисунок 12 – Рост штамма Bm 5 на различных питательных средах

Обнаружено увеличение содержания П3ГБ в клетках в стационарной фазе, когда число биомассы, то есть клеток оставалось постоянным, рост биомассы определяли фотоэлектроколориметром при OD600 (AP-700, APEL, Japan) [227]. Белковое насыщение минеральной среды бобовым отваром и особые условия культивирования, обусловленные недостатком кислорода, довольно стимулировали рост биомассы и синтез П3ГБ у мутированного штамма Azotobacter chrocococcum AZ 3 по сравнению с ростом в минеральной и среде Берка, рисунок 13.

* – СВК – сухой вес клеток

а – в среде RB штамма Azotobacter chrocococcum AZ 3; б – в среде Берка; г – в минеральной среде Ⅱ

Рисунок 13 – Удельная скорость образования ПГБ и удельная скорость образования остаточной биомассы в условиях дефицита кислорода

3.3 Молекулярная идентификация отобранных П3ГБ позитивных бактериальных штаммов

Молекулярную идентификацию отобранных П3ГБ позитивных бактериальных штаммов проводили, подвергая их анализу амплификации 16S рРНК (таблица 12).

Таблица 12 – Молекулярная идентификация отобранных П3ГБ позитивных бактериальных штаммов по консервативному локусу 16S rRNA

| Наименование штамма | Нуклеотидная последовательность | Номер штамма http://www.ncbi. | Вид штамма | Схо жесть, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AZ 3 | AGAGTTTGATCCTGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGATGAGGGGGTGCTTGCATCCCGATTCAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAATCTGCCCGATAGTGGGGGACAACGTTTCGAAAGGAACGCTAATACCGCATACGTCCTACGGGAGAAAGTGGGGGCTCTTCGGACCTCACGCTATCGGATGAGCCTAGGTCGGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCTCACCAAGGCGACGATCCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGTCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGTCTTCGGATTGTAAAGCACTTTAAGTTGGGAGGAAGGGCTGTAAGCGAATACCTTGCAGTTTTGACGTTACCGACAGAATAAGCACCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGGTAAGTTGGATGTGAAAGCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCCAAAACTGCCTGACTAGAGTACGGTAGAGGGTGGTGGAATTTCCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATARGAAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACCACCCTGGACTGATACTGACTCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAAGTCCCC | MH763851.1 | Azotobacter chroococcum | 99,25 |
| Продолжение таблицы 12 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZ 3 | GTCAGTTACAGACACAAAAAGCCGCCTTCGCCACTGGTGTTCCTCCACATCTCTACGCATTTCACCGCTACACGTGGAATTCCGCTTTTCTCTTCTGCACTCAAGTTCCCCAGTTTCCAATGACCCTCCACGGTTGAGCCGTGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCGCGCTTTACGCCCAATAATTCCGGATAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGGTACCGTCAAGGTACGAGCAGTTACTCTCGTACTTGTTCTTCCCTAACAACAGAGTTTTACGACCCGAAAGCCTTCATCACTCACGCGGCGTTGCTCCGTCAGACTTTCGTCCATTGCGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTTGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGCCCATCTGTAAGTGATAGCCGAAACCATCTTTCAATCATCTCCCATGAAGGAGAAGATCCTATCCGGTATTAGCTTCGGTTTCCCGAAGTTATCCCAGTCTTACAGGCAGGTTGCCCACGTGTTACTCACCCGTCCGCCGCTAACGTCATAGAAGCAAGCTTCTAATCAGTTCGCTCGACTTGCATGTATTA | KT441079.1 | Bacillus megaterium | 100 |
| RA 5 | GCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAAAAAGCCGCTTTCGCCACTGGTGTTCCTCCACATCTCTACGCATTTCACCGCTACACGTGGAATTCCGCTTTTCTCTTCTGCACTCAAGTTCCCCAGTTTCCAATGACCCTCCACGGTTGAGCCGTGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCGCGCTTTACGCCCAATAATTCCGGATAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGGTACCGTCAAGGTACGAGCAGTTACTCTCGTACTTGTTCTTCCCTAACAACAGAGTTTTACGACCCGAAAGCCTTCATCACTCACGCGGCGTTGCTCCGTCAGACTTTCGTCCATTGCGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGGCC | LC430037.1 | Bacillus aryabhattai | 100 |
|  |  | KT441079.1 | Bacillus megaterium | 99,86 |
| Продолжение таблицы 12 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | GATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTTGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGCCCATCTGTAAGTGATAGCCGAAACCATCTTTCAATCATCTCCCATGAAGGAGAAGATCCTATCCGGTATTAGCTTCGGTTTCCCGAAGTTATCCCAGTCTTACAGGCAGGTTGCCCACGTGTTACTCACCCGTCCGCCGCTAACGTCATAGAAGCAAGCTTCTAATCAGTTCGCTCGACTTGCATGTATTAGGCA |  |  |  |

Согласно программе BLAST Национального центра биотехнологической информации (NCBI), штамм RAZ3, Выделенный из каштаановой почвы показал 100% соответствие с Bacillus megaterium, штамм AZ 3 выделенный из плодородной почвы зерновых культур на 99,25% имел схожесть с Azotobacter chroococcum и культура RA5 выделенная также из каштановой почвы на 100% имел схожесть с культурой Bacillus aryabhattai.

Результаты анализа нуклеотидной последовательности методом генетической идентификацией по консервативному локусу 16S rRNA подтвердили родовую принадлежность всех трех исследуемых продуцентов ПГБ.

3.4 Проектирование и анализ эволюционного дерева

Эволюционная история была выведена с использованием метода присоединения соседей [228] грамположительных видов почвенных бактерий Azotobacter chroococcum AZ 3 для экономически эффективного производства ПГA с использованием метода UPGMA [229]. Оптимальное дерево с суммой длины ветвей = 0,06861339 (рядом с ветвями) отображается в дереве UPGMA. Связанные таксоны в тесте начальной загрузки в1000 повторов, были показаны рядом с ветвями, в которых процент повторов деревьев сгруппированы вместе. С использованием метода максимального составного правдоподобия были вычислены эволюционные расстояния, который выражается в единицах количества базовых замен на сайт [230]. В анализе приняли участие 5 нуклеотидных последовательностей бактериальных штаммов. Из построенного филогенетического дерева следует, что топ-5 максимально похожих выбранных последовательностей грамположительной палочки распределены по двум ветвям с точностью начальной загрузки 63 и 65%, тогда как последовательность 16S рДНК штамма Azotobacter chroococcum AZ 3 отдаленно связана с ними как с внешней группой дерева. Эволюционный анализ был проведен в MEGA X [231].

| 0.004 |  | 0.001 |
| --- | --- | --- |
| 0.000 |  |  |
|  | 0.011 |  |
| 0.000 |  |  |
|  |  | 0.006 |
| 0.004 |  |  |

0.001        gi|359803234|dbj|AB680361.1|

Pseudomonas sp. NBRC 12994 gene for 16S rRNA partial sequence

gi|631252969|ref|NR 114167.1|

Azotobacter chroococcum NBRC 102613 16S ribosomal RNA partial sequence

gi|343201345|ref|NR 042071.1|

Azotobacter beijerinckii ICMP 8673 16S ribosomal RNA partial sequence

Culture 1

gi|1524649842|gb|MK240445.1|

Штамм Azotobacter chroococcum Az 4 16S частичная последовательность гена рибосомной РНК

Рисунок 13 – Филогенетическое родство штамма Azotobacter chroococcum AZ 3

3.5 Морфологические и физиолого-биохимические свойства продуцентов ПГБ

Культуральные признаки при культивировании на мясопептонном агаре (МПА): штамм Bacillus megaterium – RAZ 3 образует круглые колонии бежевого цвета, 2 мм в диаметре, слегка выпуклые, край колоний ровный, консистенция вязкая с гладкой поверхностью. Температурный оптимум +28°С, +37°С, оптимум кислотности рН 7,0–7,2. Не выделяют пигменты в питательную среду. Растет на среде МПБ (состав: агар - 15; пептон -5; натрий хлорид – 5; мясной экстракт – 1,5; дрожжевой экстракт – 1,5). Биологический титр штамма достигает 109 КОЕ/мл.

Вегетативные клетки Bacillus megaterium – RAZ 3 подвижные, палочковидные с закругленными концами, клетки расположены одиночные и соединены попарно размерами 1,0-0,07 мкм. Окраска по Граму положительная.

Такие сахара, как: галактоза, мальтоза, рамноза и манноза ферментируется культурой с образованием кислоты без газа. Является факультативным аэробом. Разжижает желатин, гидролизует крахмал. Каталаза положительная и оксидаза отрицательная.

Особые свойства: не нуждается в факторах роста. Обладает комплексом хозяйственных свойств: продуцирует полимеры и жирные кислоты.

Патогенность штамма: штамм Bacillus megaterium – RAZ 3 не является патогенным и токсигенным для теплокровных животных. Заключение ТОО «Нутритест» №2461/2К от 27.09.2021 г, представлено в (Приложение Г).

На основании комплекса морфолого-культуральных, физиолого-биохимических и молекулярно-генетических методов штамм был идентифицирован как Bacillus megaterium. Не патогенный.

Культуральные признаки при поверхностном культивировании на среде Эшби: штамм Azotobacter chroococcum - AZ 3 образует круглые колонии коричневого цвета, 1-5 мм в диаметре, тестообразная, гладкая, прозрачная, выпуклый с однородными краями, потемнение среды, рост наблюдается по всей среде. Температурный оптимум +25°С, +37°С, не растет+42°С, оптимум рН 7,0-7,5. Растет на среде Эшби (состав г/л: глюкоза – 20; MgSO4 – 0,2; K2HPO4 – 0,2; NaCl- 0,2; K2SO4 – 0,1; CaCO3 – 5; агар - 15). Биологический титр штамма достигает 108 КОЕ/мл.

Вегетативные клетки Azotobacter chroococcum - AZ 3 подвижные, короткие палочки, клетки расположены одиночные и соединены попарно размерами 0,7-1,8×0,4-0,7 мкм. Окраска по Граму отрицательная.

Такие сахара, как ксилоза, мальтоза, манит, декстрин, манноза и галактоза ферментируется культурой с образованием кислоты без газа. Является облигатным аэробом. Не разжижает желатин, не гидролизует крахмал. Сероводород не образует. Каталаза и оксидаза положительный.

Особые свойства: не нуждается в факторах роста. Обладает комплексом полезных хозяйственных свойств: азотфиксирующей активностями и продуцирует полимеры.

Патогенность штамма: штамм Azotobacter chroococcum - AZ 3 не является патогенным и токсигенным для теплокровных животных. Заключение ТОО «Нутритест» №2461/1К от 27.09.2021 г представлено в (Приложении Д).

На основании комплекса морфолого-культуральных, физиолого-биохимических и молекулярно-генетических методов штамм был идентифицирован как Azotobacter chroococcum. Не патогенный.

Клетки Bacillus aryabhattai – RA 5 представляют грамположительные, подвижные, парные палочки, длина клеток 1-2 мкм, размножаются делением. При росте мясопептонном агаре (МПА) через 2-3 суток инкубация при 28°С образует круглые колонии с волнистыми краями, слегка сморщенная плотная поверхность, слегка выпуклые, вязкая консистенции, кремового цвета, диаметр 2-4 мм. Не выделяет пигмент в среду. Факультативные аэробы. Температурный оптимум +25°С, +37°С, не растет +42°С, оптимум рН 6,8–7,5. Растет на среде МПБ (состав: агар - 15; пептон -5; натрий хлорид – 5; мясной экстракт – 1,5; дрожжевой экстракт – 1,5). Биологический титр штамма достигает 109 КОЕ/мл.

Отношение к кислороду: Факультативные аэробы. Разжижает желатин, не гидролизует крахмал. Образует сероводород. Каталаза отрицательная, оксидаза положительная.

Особые свойства: не нуждается в факторах роста. Имеет свойства продуцировать полимер.

Патогенность штамма: штамм Bacillus aryabhattai – RA5 не является патогенным и токсигенным для теплокровных животных. Заключение ТОО «Нутритест» №2461/3К от 27.09.2021 г, представлено в (Приложение Е).

На основании комплекса морфолого-культуральных, физиолого-биохимических и молекулярно-генетических методов штамм был идентифицирован как Bacillus aryabhattai – RA 5. Не патогенный [232, 233].

3.6 Оптимизация условий культивирования штамма Bacillus aryabhattai RA5 отъемно-доливным методом

Оптимальная температура для роста штамма Bacillus aryabhattai RA 5 составляла 37°C. Культуру выращивали в колбах Эрленмейера при 150 об/мин, в литровых колбах в питательном бульоне с содержанием 0,3 г азота.

Во время экспериментов при проведении культивировании в периодическом режиме количество доливаемой среды и продолжительность циклов менялось. Были исследованы следующие варианты: отбора и долива 50% свежей среды. Такие объемы были взяты для того, чтобы культура была обогащена компонентами питательной среды для роста новых клеток и имела достаточное количество рабочей биомассы, способной синтезировать П3ГБ.

На рисунке 14 показаны результаты культивирования в периодическом режиме. Процесс биосинтеза в этой модели был интенсивным в течение 120 часов (5 дней), концентрация П3ГБ была высокой и составила 27 мг/мл к 48 часам.

Самый высокий выход ПГБ составил 18,04 г/л к 72 часам, а клеточная масса составила 20,04 г к 72 часам при методе культивирования с добавлением порций и 12,09 г/л к 120 часам при росте в обычной культуральной среде NB RA 5.

Отъемно-доливной метод (ОД) можно рассматривать как наиболее перспективный метод для долгосрочного и эффективного синтеза ПГБ. Способ обеспечивает высокую биосинтетическую активность бактерий RA 5 в течение 120 ч, что связано с непрерывным обновлением культуры.

* – СВК – сухой вес клеток

а – в периодическом режиме

Рисунок 14 – Содержание биомассы и концентрация ПГБ, парақ 1

б – в обычном режиме культивирования в среде NB (питательный бульон) штамма Bacillus aryabhattai RA 5

Рисунок 14, парақ 2

С помощью такой стратегий периодического культивирования мутантного штамма RA 5 в оптимизированных условиях с контролируемым соотношением источников углерода и азота получили до 60% высокомолекулярного (1300–2000кДа) ПГБ. При непрерывном культивировании Bacillus aryabhattai RA 5 максимальная продуктивность процесса составила 64,12 г/л, а содержание ПГБ варьировало от 40–60%.

3.7 ТЕМ Анализ отобранных бактериальных штаммов, продуцирующих П3ГБ

Полимер образовывается в клетках в виде крупных гранул, плотно упакованными тяжами, ограниченными фосфолипидными оболочками с включенными в них несколькими белками, диаметр которых варьируется от 0,2 до 0,7 мкм (рисунок 15).

Морфология клеток образцов (изображения) были получены на просвечивающем электронном микроскопе (JEM 1400 Plus, Japan) в Назарбаев университете лаборатории микроскопии сверхвысокого разрешения, г. Астана. При ускоряющем напряжении 120 кВ. Изображения получены в режиме темного поля в различном диапазоне увеличений от х 1000 до х 50 000.

а                                                                                б

в                                                                                      г

полусуточные культуры: a – RA 1; б – RAZ 3; в, г – RA 5

Рисунок 15 – ТЕМ изображения сверхтонких срезов бактериальных клеток, продуцирующих П3ГБ, после двенадцати часов инкубации, лист 1

д                                                                               е

ж                                                                            и

к                                                                            л

полу суточные культуры: д, е, ж, и – RA 5; к, л – клетки до облучения

Рисунок 15, лист 2

Примечание – Белые гранулы внутри клеток изображают гранулы П3ГБ, накопленные внутри них

На рисунке 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15е, 15ж, 15и, показаны изображения TEM четырех штаммов с высоким содержанием П3ГБ, сверхтонкие срезы были сделаны на микротоме. Анализ TEM выявил накопление плотных гранул П3ГБ в цитозоле всех штаммов по сравнению с необлученными клетками на рисунке 15к, 15л. Было замечено, что цитозоль был заполнен крупными гранулами (присутствующими либо поодиночке, либо в зарождающейся форме). В большинстве предыдущих исследований сообщалось о 10–15 гранулах на клетку, однако в данном исследований все штаммы, но особенно RAZ 3 показывает накопление более крупных гранул П3ГБ на клетку, а RA 5 показывает, что в одну клетку приходится более 10 гранул. Таким образом, изображения TEM подтверждают результаты количественных исследований и подтверждают, что эти штаммы являются эффективными производителями П3ГБ.

В ходе исследований была определена температура плавления П3ГБ, синтезированного штаммами Bacillus megaterium и Azotobacter сhrocococcum на приборе для определения точки плавления (Fisher – Johns, Melting Point Apparatus, USA) (рисунок 16). Температура плавления образцов П3ГБ, полученных из Sigma Aldrich и экстрагированной пленки (рисунок 19) из бактерий имели схожие точки плавления 170оС, что может говорить о высокой молекулярности выделенных полимеров. Так как по молекулярному весу ПГА делятся на низкомолекулярные от 50-60 кДа и высокомолекулярные от 1300-2000 кДа.

Рисунок 16 – Процесс плавления полимера на аппарате Fisher – Johns

Примечание – Melting Point Apparatus (США)

3.8 FTIR характеристика ПГА

Для подтверждения химической природы ПГA использовались спектры FTIR путем определения присутствия функциональных групп, присутствующих в ПГA (рисунок 17). Пики, присутствующие в сложноэфирной, метиленовой и концевой гидроксильной группе, обычно представляют полимерную структуру ПГA [234]. Известно, что точное местоположение и интенсивность пика зависят от длины полимерной цепи, концентрации и кристалличности ПГA. Полоса при 1719 см−1 представляет собой C=O (карбонил) - COO (эфирную) группу и ряд интенсивных пиков, расположенных на 1000-1400 см−1 (растяжение C–O), которые соответствуют сложно эфирной группе, присутствующая в молекулярной цепи высокоупорядоченных кристаллических структур [235]. Выступающая вершина, присутствующая при ~ 1719 см−1, соответствует сложному карбонилу (C=O), распространяющему вибрацию П3ГБ. Характерная полоса при 2850–2965 см−1 показывает наличие антисимметричного и симметричного растяжения связей −CH (алканов) в группах -CH3 и −CH2, которые обычно присутствуют в чистом П3ГБ [236]. Сильные пики при 2923–2975см−1 обусловлены растяжением метильной и метиленовой групп C–H алканов, которые обычно демонстрируются полимерами ПГA [237]. Таким образом, результаты FTIR показали не только близкое соответствие с результатами стандарта П3ГБ, но и значительную степень чистоты с точки зрения назначения пиков для П3ГБ, полученный после экстракции.

a

a – ИК-спектр стандартного полигидроксибутирата (Sigma-Aldrich, США)

Рисунок 17 – Характеристика FTIR П3ГБ, лист 1

б

bb

в

б - спектры полимера экстрагированного из Azotobacter Chrococcocum AZ 3; в – Bacillus aryabhattai RA 5 в результате УФ облучения

Рисунок 17, лист 2

3.9 Молекулярная характеристика выбранных штаммов, продуцирующих ПГБ

Для молекулярной характеристики штаммов, полученных в настоящем исследовании, были разработаны геноспецифичные праймеры для амплификации гена П3ГБ-синтазы (П3ГБB). Праймеры (BmRv - 5’TCAGCAACCCACTTTTGCATTAGCTTCCAG3’– BmFw-5’GTGGCAATTCCTTACGTGCAAGAGTGGG 3’; AzRv - 5’ TCAACCCTTTTACGTAGCGTCCTGGTGCAG 3’– AzFw -5’ATGGATCAAGCCACCTCCTTCGCAAGTTTCTG 3’; BaRv - 5’ TCACCGGCATTGCCATTACCATTACCATTTCCG 3’– BaFwм - 5’ GTAACAGGCGGATCTAAAGGTATCGGGG 3’) были разработаны с помощью программного обеспечения Primer 3.0 с использованием опубликованных последовательностей генов П3ГБ-синтазы других бактерий в базе данных. Фрагмент приблизительно равен 800 п.н., представляющий частичный ген phbB, который был амплифицирован в двух отобранных бактериальных штаммах с использованием набора праймеров BmRv – BmFw и BaRv – BaFw. Однако, одна пара праймеров AzRv - AzFw привели к усилению продукт-фрагмента приблизительно равного 1704 п.н., представляющего полный ген phbC во всех штаммах (рисунок 18). Синтаза П3ГБ является важным ферментом, участвующим в биосинтетическом пути П3ГБ. Обнаружение гена phbC, ответственного за кодирование этого фермента в бактериальном геноме, можно рассматривать как признак продукции П3ГБ соответствующим бактериальным штаммом. В более ранних исследованиях также были амплифицированы, идентифицированы и охарактеризованы гены П3ГБ-синтазы для изучения накопления П3ГБ на молекулярном уровне у различных бактерий [238-240].

1000 bp

500 bp

AZ3

RAZ3

RA1

LD

RA5

RAF5

Рисунок 18 – Гель, показывающий амплификацию ПЦР парами праймеров (BmRv и BmFw; BaRv и BaFw; AzRv и AzFw), специфичными для гена phb

Примечания:

1. Дорожка 1: лестница ДНК маркер.

2. Дорожка 1–2 соответствующая штаммам Ra1 и Raz3 (с левого конца): продукт амплификации примерно 800 п.н., представляющих продукт гена частичной синтазы П3ГБ с использованием пары праймеров BmRv и BmFw специфичный для гена phbB.

3. Дорожка 3–4 соответствующая штаммам RA5 и RAF5: продукт амплификации размером приблизительно 743 п.н. характерна для гена phbB с парами праймеров BaRv и BaFw.

4. 5 дорожка справа штамм Az3 (AzRv), продукт амплификации размером приблизительно 1704 п.н., продукт представляет собой полный ген синтазы phb специфичный для гена phbC

Рисунок 19 – Экстрагированная Пленка ПГБ

3.10 Проницаемость водяного пара и газов

Результаты исследований проницаемости водяного пара и газов, кислорода, углекислого газа и азота, представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Проницаемость водяного пара и газов через мембрану

| Образец | Pv, g/m2*24h | Po, ml/m2*24h | PD, ml/m2*24h |
| --- | --- | --- | --- |
| ПГБ | 57±0.50 | 140±0.30 | 705±0.30 |
| Примечания: 1. Pv – Проницаемость водяного пара 2. Po – Определение кислородопроницаемости 3. PD – Проницаемость для диоксида углерода |  |  |  |

Проницаемость водяного пара и газов через изготовленную мембрану очень похожа на результаты, полученные другими исследователями, которые занимались вопросом барьерных свойств через мембрану. Полученные параметры доказывают благоприятные барьерные свойства полученной мембраны ПГБ [241].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации представлены результаты исследования морфологических, физиологических и биохимических свойств продуцентов и влияние физического стресса на накопление поли (3-гидроксибутират) П3ГБ в клетках почвенных бактерий в богатой питательной среде с добавлением бобового отвара в качестве источника белка.

В ходе проведенных исследований из региональных каштановых почв Акмолинской области было выделено 13 активных штаммов-продуцентов П3ГБ, отнесенные после идентификации методом MALDI Biotyper к видам Bacillus megaterium (Ra 1, Ra-2, Ra 3, Ra 4, Ra 5, Ra 6, Ra 7, RAZ3), 3 штамма Ra 1(1), Ra 1(2), Ra 1(3)  как Bacillus pumilus, 2 штамма Ra-2(1), Ra 1(4) как Bacillus simplex и штамм AZ 3 как Azotobacter chrocococcum.

Методом TEM у всех перспективных штаммов RAZ 3, RA 5 и AZ 3, полученных в ходе настоящего исследования, выявлено накопление плотных гранул П3ГБ в цитозоле. В клетках штамма RAZ 3 гранулы П3ГБ были более крупными, а у штамма RA 5 на одну клетку приходится более 10 гранул. Таким образом, изображения TEM подтверждают результаты количественных исследований и что эти штаммы являются эффективными продуцентами П3ГБ.

Химическая природа П3ГБ была подтверждена методом ИК-Фурье спектроскопии, характерная полоса при 2976 см−1 показывает наличие антисимметричного и симметричного растяжения связей −CH (алканов) в группах -CH3 и −CH2, которые обычно присутствуют в чистом П3ГБ.

Установлено, что оптимизация метода культивирования отъемно-доливным методом (ОД) позволила получить высокий выход как биомассы, так и П3ГБ. При непрерывном культивировании Bacillus aryabhattai RA 5 максимальная продуктивность процесса составила 33,4 г/л, а содержание ПГБ варьировало от 40 до 60%.

Модификация питательной среды Лоу и Слепского с помощью бобового отвара и УФ облучение клеток позволило увеличить выход П3ГБ. Наиболее оптимальной концентрацией бобового отвара для синтеза П3ГБ у Bacillus megaterium RAZ 3 была концентрация 20 г/л, при этом сухой вес клеток составил 25,7 г/л, а содержание чистого П3ГБ 13,83 г/л (53,75 %). Тогда как более низкая концентрация бобового отвара значительно лимитировала рост бактерий, а высокая (≥ 30 г/л) подавляла синтез П3ГБ, но стимулировала рост биомассы.

Самый высокий выход ПГБ у штамма Bacillus aryabhattai RA 5 составил 27,54 мг/мл к 48 часам, а клеточная масса составила 20,04 г к 72 часам при методе дозирования культуры и 3,76 мг/мл к 120 часам при выращивании в обычной питательной среде.

Таким образом, результаты данной работы демонстрируют высокий потенциал штаммов бактерий для промышленного производства П3ГБ. На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы:

1) были отобраны 3 наиболее активные штаммы-продуценты из 13 выделенных, они были депонированы в коллекцию микроорганизмов НЦБ, а также запатентован 1 штамм;

2) по анализу морфологических характеристик установлено, что все отобранные штаммы имеют выпуклую и гладкую поверхность колонии, с однородной структурой, мягкой и слизистой консистенцией.  По физиолого-биохимическим свойствам   выбранные бактерии являются факультативными аэробами, солеустойчивы, гидролизуют крахмал и разжижает желатин. Каталаза положительная и оксидаза отрицательная. Не патогенные;

3) на основе разных методов идентификации отобранные штаммы отнесены к Bacillus megaterium – RAZ 3, Azotobacter chroococcum - AZ 3, Bacillus aryabhattai – RA 5;

4) были оптимизированы условия культивирования облученного штамма RAZ 3, посредством белкового насыщения минеральной среды с добавлением различной концентрации бобового отвара, как богатого источника белка и в условиях дефицита азота. В этих условиях сухая биомасса клеток составила 25,7 г/л, а выход ПГБ составил 13,83 г/л или 53,75 %;

5) ультрафиолетовое облучение бактерий, как стрессовый фактор, усиливает синтез ПГБ. Клетки, окрашенные красителем Судан В (липофильный краситель) после облучения УФ были более насыщенными, нежели контрольные;

6) химическая природа экстрагированного полимера ПГБ была подтверждена методом ИК-Фурье спектроскопии, при котором характерные полосы подтвердили химическую чистоту ПГБ;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Kalia V.C., Raizada N., Sonakya V. Bioplastics // Journal of Scientific and Industrial Research. – 2000. – Vol. 59. – P. 433-445.

2 Livia A.-R. The 'Great Pacific Garbage Patch' Is Ballooning, 87,000 Tons of Plastic and Counting // The New York Times. – 2020, February – 26.

3 UNCTAD, Post - COVID-19: Investment Promotion Agencies and the “New Normal” (2020) // https://unctad.org/system/files/official-document. 18.11.2020.

4 Masanov A.Y. Biodegradable plastics: current state of markets and prospects // http://vestkhimprom.ru/posts/biorazlagaemye-plastiki-tekushchee. 10.07.2017.

5 Neglected: Environmental Justice Impacts of Marine Litter and Plastic Pollution / United Nations Environment Programme (UNEP). – Nairobi, 2021. – 66 p.

6 Пипия Л.К., Елкин А.Г. Переработка пластмасс: оценка рынка и перспективы // Наука за рубежом. – 2018. – №75. – С. 1-33.

7 Lazarevic D., Aoustin E., Buclet N. et al. Plastic waste management in the context of a European recycling society: comparing results and uncertainties in a life cycle perspective // Resour Conserv Recycling. – 2010. – Vol. 55. – P. 246-259.

8 Khosravi-Darani K., Mokhtari Z.B., Amai T. et al. Microbial production of poly(hydroxybutyrate) from C₁ carbon sources // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2013. – Vol. 97, Issue 4. – P. 1407-1424.

9 Троценко Ю.А., Доронина Н.В., Торгонская М.Л. Аэробные метилобактерии. – Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2010. – 325 с.

10 Halami P.M. Production of polyhydroxyalkanoate from starch by the native isolates Bacillus cereus CFR06 // World J. Microbiol of Biotechnol. – 2008. – Vol. 24, Issue 6. – P. 805-812.

11 Global production capacities of bioplastics 2018-2023 // https ://www.europ ean-bioplastic s.org/wp-conte nt/uploa ds/2016/02/Report_Bioplastic. 19.05.2020.

12 Brigham C.J., Sinskey A.J. Applications of Polyhydroxyalkanoates in the Medical Industry // International Journal of Biotechnology for Wellness Industries. – 2012. – Vol. 1. – P. 53-60.

13 Fukui T., Doi Y. Efficient production of polyhydroxyalkanoates from plant oils by Alcaligenes eutrophus and its recombinant strain // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 1998. – Vol. 49. – P. 333-336.

14 Yamane T., Fukunaga M., Lee Y.W. Increased П3ГБ Productivity by high-cell-density fed-batch culture of Alcaligenes latus, a growth-associated П3ГБ producer // Biotechnol. Bioeng. – 1996. – Vol. 50. – P. 197-202.

15 Grothe E., Moo-Young M., Chisti Y. Fermentation optimization for the production of poly(beta-hydroxybutyric acid) microbial thermoplastic // Enzyme Microb. Technol. – 1999. – Vol. 25. – P. 132-141.

16 Page W.J., Knosp O. Hyperproduction of poly-β-hydroxybutyrate during exponential growth of Azotobacter vinelandii UWD // Appl. Environ. Microbiol. – 1989. – Vol. 55. – P. 1334-1339.

17 Peña C., Castillo T., García A. et al. Biotechnological strategies to improve production of microbial poly-(3-hydroxybutyrate): a review of recent re-search work // Microbiol. Biotechnol. – 2014. – Vol. 7. – P. 278-293.

18 Волова Т.Г., Севастьянов В.И., Шишацкая Е.И. Полиоксиалканоаты (ПОА) – биоразрушаемын полимеры для медицины. – Новосибирск: СО РАН, 2003. – 330 с.

19 APA Style (2009) // http://www.fengchengroup.net/enzymes-and-bio-products/probiotics/bacillus megaterium-or-b-megaterium.html. 09.05.2019.

20 Korneli C., Biedendieck R., David F., Jahn D., Wittmann C. High yield production of extracellular recombinant levansucrase by Bacillus megaterium // Appl Microbiol Biotechnol. – 2013. – Vol. 97. – P. 3343-3353.

21 Peters V., Rehm B.H. In vivo enzyme immobilization using engineering polyhydroxyalkanoate synthase // Appl Environ Microbiol. – 2006. – Vol. 72, Issue 3. – P. 1777-1783.

22 Kadouri D., Jurkevitch E., Okon Y. Involvement of the reserve material poly-β-hydroxybutyrate in Azospirillum brasilense stress endurance and root colonization // Appl. Environ. Microbiol. – 2003. – Vol. 69. – P. 3244-3250.

23 Byrom D. Polymer synthesis by microorganisms: technology and economics // Trends Biotechnol. – 1987. –Vol. 5. – Р. 246-250.

24 Wu Q., Huang H., Hu G. et al. Production of poly-3-hydroxybutyrate by Bacillus sp. JMa5 cultivated in molasses media // Antonie Van Leeuwenhoek. – 2001. – Vol 80. – P. 111-118.

25 Yaraguppi D.A., Bagewadi Z.K., Muddapur U.M. et al. Response surface methodology-based optimization of biosurfactant production from isolated Bacillus aryabhattai strain ZDY2 // J Petrol Explor Prod Technol. – 2020. – Vol. 10. – P. 2483-2498.

26 Kumar M., Singhal A., Verma P.K. et al. Production and characterization of polyhydroxyalkanoate from lignin derivatives by Pandoraea sp. // ISTKB ACS Omega. – 2017. – Vol. 2. – P. 9156-9163.

27 Marchessault R.H. Poly(y^-hydroxyalkanoates): Biorefinery polymers in search of applications // Macromol. Chem., Macromol.Symp. – 2002. – Vol. l9. – P. 235-254.

28 Steinbüchel A, Valentin HE Diversity of bacterial polyhudroxyalkanoic acids // FEMS Microbiol Lett. – 1995. – Vol. 128. – P. 219-228.

29 Hay I.D., Du J., Burr N. et al. Bioengineering of bacteria to assemble custom-made polyester affinity resins // Appl Environ Microbiol. – 2015. – Vol. 81. – P. 282-291.

30 Lemoigne M. Produits de déshydratation et de polymérisation de l’acideoxybutyrique // Cr Soc Biol. – 1926. – Vol. 8. – P. 770-782.

31 Reddy S.V., Thirumala M., Mahmood S.K. Production of PHB and P (3HB-co-3HV) biopolymers by Bacillus megaterium strain OU303A isolated from municipal sewage sludge // World J Microbiol Biotechnol. – 2009. – Vol. 25, Issue 3. – P. 391-397.

32 APA Style // http://www.fengchengroup.net/enzymes-and-bio-products/probiotics/bacillus megaterium-or-b-megaterium.html. 05.05.2019.

33 Lee T.-R., Lin J.-S., Wang S.-S. et al. PhaQ, a new class of polyhydroxybutyrate (phb) responsive repressor, regulates phaQ and phaP (phasin) expression in Bacillus megaterium through Interaction with PHB // Journal of Bacteriology. – 2004. – Vol. 186, Issue 10. – P. 3015-3021.

34 Peters V., Rehm B.H. In vivo enzyme immobilization using engineering polyhydroxyalkanoate synthase // Appl Environ Microbiol. – 2006. – Vol. 72, Issue 3. – P. 1777-1783.

35 Braunegg G., Lefebvre G., Genser K.F. Polyhydroxyalkanoates, biopolyesters from renewable resources: Physiological and engineering aspects // J Biotechnol. – 1998. – Vol. 65. – P. 127-161.

36 Tan G.Y., Chen C.L., Li L. et al. Start research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (ПГA): a review // Polymers. – 2014. – Vol. 6, Issue 3. – P. 706-754.

37 Solaiman D.K.Y., Foglia T.A., Ashby R.A. et al. Conversion of agricultural feedstock and coproducts into poly (hydroxyalkanoates) // Appl Microbiol Biotechnol. – 2006. – Vol. 71. – P. 783-789.

38 Fukui T., Doi Y. Efficient production of polyhydroxyalkanoates from plant oils by Alcaligenes eutrophus and its recombinant strain // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 1998. – Vol. 49. – P. 333-336.

39 Rehm B.H.A. Polyester synthases: natural catalysts for plastics: review article // Bio-chem. J. – 2003. – Vol. 376. – P. 15-33.

40 Peplinski K., Ehrenreich A., Döring C. et al. Genome-wide transcriptome analyses of the “Knallgas” bacterium Ralstonia eutropha H16 with regard to polyhydroxyalkanoate metabolism // Microbi-ol. – 2010. – Vol. 156. – P. 2136-2152.

41 Shimizu R., Chou K. et al. Detection of ПГAse-dependent transcriptomic changes and Rubisco-mediated CO2 fixation into poly (3-hydroxybutyrate) under heterotrophic condition in Ralstonia eutropha H16 based on RNA-seq and gene deletion analyses // BMC Microbiol. – 2013. – Vol. 13. – P. 169-1-169-15.

42 Ratledge C., Kristiansen B. Basic Biotechnology. – Ed. 2nd. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 568 p.

43 Jung Y.M., Lee Y.H. Utilization of oxidative pressure for enhanced production of poly-β-hydroxybutyrate and poly(3-hydroxybutyrate-3-hydroxyvalerate) in Ralstonia eutropha // J. Biosci. Bioeng. – 2000. – Vol. 90. – P. 266-270.

44 Povolo S., Toffano P., Basaglia M. et al. Polyhydroxyalkanoates production by engineered Cupriavidus necator from waste material containing lactose // Bioresource Technol. – 2010. – Vol. 101. – P. 7902-7907.

45 Koller M., Salerno A., Dias M. et al. Modern Biotechnological polymer synthesis // Food Technol Biotechnol. – 2010. – Vol. 48. – P. 255-269.

46 Koller M., Atlic A., Dias M. et al. Microbial ПГA Production from Waste Raw Materials // Microbiology Monographs. – 2010. – Vol. 14. – P. 85-119.

47 Chanprateep S. Current trends in biodegradable polyhydroxyalkanoates // J Biosci Bioeng. – 2010. – Vol. 110. – P. 621-632.

48 Chen G.Q. Plastics Completely Synthesized by Bacteria: Polyhydroxyalkanoates // In book: Plastics from Bacteria. Microbiology Monographs. – Berlin, 2010. – Vol. 14. – P. 17-37.

49 Faccin D.J.L., Rech R., Secchi A.R. et al. Influence of oxygen transfer rate on the accumulation of poly(3-hydroxybutyrate) by Bacillus megaterium // Process Biochemistry. – 2013. – Vol. 48, Issue 3. – P. 420-425.

50 Космачевская О.В., Осипов Е.В. и др. Влияние условий культивирования на синтез поли (3-гидроксибутирата) клубеньковыми бактериями Rhizobium phaseoli // Прикладная биохимия и микробиология. – 2020. – Вып. 56, №1. – С. 64-71.

51 Grage K., McDermott P., Rehm B.H.A. Engineering Bacillus megaterium for production of functional intracellular materials // Microb Cell Fact. – 2017. – Vol. 16. – P. 211-1-211-13.

52 Elsayed N.S., Aboshanab K.M., Yassien M.A. et al. New insight into poly (3-hydroxybutyrate) production by Azomonas macrocytogenes isolate KC685000: large scale production, kinetic modeling, recovery and characterization. Molecular Biology Reports. – 2019. – Vol. 46, Issue 3. – P. 3357-3370.

53 Khattab M.M., Dahman Y. Production and recovery of poly-3-hydroxybutyrate bioplastics using agro-industrial residues of hemp Hurd biomass // Bioprocess and Biosystems Engineering. – 2019. – Vol. 42, Issue 7. – P. 1115-1127.

54 Kulpreecha S., Boonruangthavorn A., Meksiriporn B. et al. Inexpensive fed-batch cultivation for high poly (3 hydroxybutyrate) production by a new isolate of Bacillus megaterium // Journal of Bioscience and Bioengineering. – 2009. – Vol. 107, Issue 3. – P. 240-245.

55 Pagliano G., Ventorino V., Panico A. et al. Integrated systems for biopolymers and bioenergy production from organic waste and by-products: a review of microbial processes // Biotechnol Biofuels. – 2017. – Vol. 10. – P. 113-1-113-31.

56 Díaz-Barrera A., Urtuvia V., Padilla-Córdova C. et al. Poly(3-hydroxybutyrate) accumulation by Azotobacter vinelandii under different oxygen transfer strategies // J Ind Microbiol Biotechnol. – 2019. – Vol. 46. – P. 13-19.

57 Kulpreecha S., Boonruangthavorn A., Meksiriporn B. et al. Inexpensive fed-batch cultivation for high poly(3-hydroxybutyrate) production by a new isolate of Bacillus megaterium // J Biosci Bioeng. – 2009. – Vol. 107. – P. 240-245.

58 Haddouche R., Poirier Y., Delessert S. et al. Engineering polyhydroxyalkanoate content and monomer composition in the oleaginous yeast Yarrowia lipolytica by modifying the ß-oxidation multifunctional protein // Appl Microbiol Biotechnol. – 2011. – Vol. 91. – P. 1327-1340.

59 Tripathi A.D., Yadav A., Jha A. Utilizing of Sugar Refinery Waste (Cane Molasses) for Production of Bio-Plastic Under Submerged Fermentation Process // J Polym Environ. – 2012. – Vol. 20. – P. 446-453.

60 Мышкина В.Л., Иванов Е.А., Николаев Д.А. и др. Биосинтез сополимера поли-3-гидроксибутирата 3-гидроксивалерата со штаммом Azotobacter chroococcumum 7B // Микробиология прикладной биохимии. – 2010. – Вып. 46, №3. – С. 315-323.

61 Немойкина А.Л. Накопление альгината и поли-3-гидроксибутирата культурой Azotobacter Vinelandii при выращивании с разными частотами перемешивания // Инновации в науке. – 2014. – №7(32). – С. 27-31.

62 Ghate B., Pandit P., Kulkarni C. et al. П3ГБ production using novel agro-industrial sources from different Bacillus species // Int J pharmBiosci. – 2011. – Vol. 2, Issue 3. – P. 242-249.

63 Medjeber N., Abbouni B., Menasria T. et al. Screening and production of polyhydroxyalcanoates by Bacillus megaterium by using cane and beet molasses as carbon sources // Der pharms Lett. – 2015. – Vol. 7, Issue 6. – P. 102-109.

64 Bhuwal A.K., Singh G., Aggarwal N.K. et al. Poly-β-hydroxybutyrate production and management of cardboard industry effluent by new Bacillus sp. NA10 // Bioresour Bioprocess. – 2014. – Vol. 1, Issue 9. – P. 1-11.

65 Gumel A.M., Annuar M.S.M., Heidelberg T. Growth kinetics, effect of carbon substrate in biosynthesis of mcl-ПГA by Pseudomonas putida Bet001 // Braz J Microbiol. – 2014. – Vol. 45. – P. 427-438.

66 Redzwan G., Gan S.N., Tan I.K.P. Isolation of polyhydroxyalkanoate-producing bacteria from an integrated-farming pond and palm-oil mill effluent ponds // World J. Microbiol. Biotechnol. – 1997. – Vol. 13. – P. 707-709.

67 Charen T., Vaishal I.P., Kaushalya M. et al. Isolation and identification of polyhydroxybutyrate producing bacterial strain (Bacillus thuringiensis GVP) from chlorine contaminated soil // Int. J. Chem Tech. Res. – 2014. – Vol. 6, Issue 5. – P. 3197-3202.

68 Khanna S., Srivastava A.K. Recent advances in microbial polyhydroxyalkanoates // Process Biochem. – 2005. – Vol. 40, Issue 2. – P. 607-619.

69 Muhammadi S., Afzal M., Hameed S. Bacterial polyhydroxyalkanoates-eco-friendly next generation plastic: Production, biocompatibility, biodegradation, physical properties and applications // Green Chemistry Letters and Reviews. – 2015. – Vol. 8, Issue 3-4. – P. 56-77.

70 Koller M., Salerno A., Dias M. et al. Modern biotechnological polymer synthesis: A review // Food Technology and Biotechnology. – 2010. – Vol. 48, Issue 3. – P. 255-269.

71 Nehra K., Chhabra N., Sidhu P.K. et al. Molecular identification and characterization of Poly-$β$hydroxybutyrate (PHB) producing bacteria isolated from contaminated soils // Asian J. Microbiol. Biotechnol. Environ. Sci. – 2017. – Vol. 17. – P. 281-290.

72 Martinez-Lopez E., Abad A., Font A. et al. Allelic loss on chromosome 18q as a prognostic marker in stage II colorectal cancer // Gastroenterology. – 1998. – Vol. 114, Issue 6. – P. 1180-1187.

73 Ежов В.А., Доронина Н.В., Шмарева М.Н. и др. Синтез высокомолекулярного полигидроксибутирата из метанола Methyloligella halotolerans C2 // Прикладная биохимия и микробиология. – 2017. – Т. 53, №1. – С. 55-60.

74 Lee S.Y. Bacterial polyhydroxyalkanoates // Biotechnology and Bioengineering. – 1996. – Vol. 49, Issue 1. – P. 1-14.

75 Khanna S., Srivastava A.K. Recent advances in microbial polyhydroxyalkanoates // Process Biochemistry. – 2005. – Vol. 40. – P. 607-619.

76 Rudnik, E. Compostable polymer materials - defnitions, structures and methods of preparation // In book: Compostable polymer materials. – London, 2019. – P. 10-36.

77 Castro-Mayorga J., Fabra M., Pourrahimi A. et al. The impact of zinc oxide particle morphology as an antimicrobial and when incorporated in poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) films for food packaging and food contact surfaces applications // Food and Bioproducts Processing. – 2017. – Vol. 101. – P. 32-44.

78 x

79 Chen G.Q., Wang Y. Medical applications of biopolyesters polyhydroxyalkanoates // Chinese Journal of Polymer Science. – 2013. – Vol. 31, Issue 5. – P. 719-736.

80 Chen G.-Q., Wu Q. The application of polyhydroxyalkanoates as tissue engineering materials // Biomaterials. – 2005. – Vol. 26, Issue 33. – P. 6565-6578.

81 Furrer P., Zinn M., Panke S. Polyhydroxyalkanoate and its potential for biomedical applications // In book: Natural-based polymers for biomedical applications. – Cambridge: Woodhead publishing limited, 2008. – P. 416-445.

82 Rai R., Keshavarz T., Roether J.A. et al. Medium chain length polyhydroxyalkanoates, promising new biomedical materials for the future // Materials Science and Engineering R: Reports. – 2011. – Vol. 72, Issue 3. – P. 29-47.

83 Wu Q., Wang Y., Chen G.-Q. Medical application of microbial biopolyesters polyhydroxyalkanoates // Artificial cells, blood substitutes, and biotechnology. – 2009. – Vol. 37. – P. 1-12.

84 Nair L.S., Laurencin C.T. Biodegradable polymers as biomaterials // Progress in Polymer Science. – 2007.- Vol. 32, Issue 8-9. – P. 762-798.

85 Ansari M. Bone tissue regeneration: biology, strategies and interface studies // Prog Biomater. – 2019. – Vol. 8. – P. 223-237.

86 Tormos C.J., Abraham C., Madihally S.V. Improving the stability of chitosan–gelatin-based hydrogels for cell delivery using transglutaminase and controlled release of doxycycline // Drug Deliv. and Transl. Res. – 2015. – Vol. 5. – P. 575-584.

87 Puleo D.A., Nanci A. Understanding and controlling the bone-implant interface // Biomaterials. – 1999. – Vol. 20, Issue 23-24. – P. 2311-2321.

88 Chen Q., Zhu C., Thouas G.A. Progress and challenges in biomaterials used for bone tissue engineering: bioactive glasses and elastomeric composites // Progress Biomater. – 2012. – Vol. 1, Issue 1. – P. 2-1-2-29.

89 Ray S., Kalia V.C. Biomedical Applications of Polyhydroxyalkanoates // Indian J Microbiol. – 2017. – Vol. 57. – P. 261-269.

90 Ke Y., Zhang X.Y., Ramakrishna S. et al. Reactive blends based on polyhydroxyalkanoates: Preparation and biomedical application. Materials Science and Engineering: C. – 2017. – Vol. 70. – P. 1107-1119.

91 Artsis M.I., Bonartsev A.P., Iordanskii A.L. et al. Biodegradation and medical application of microbial poly(3-hydroxybutyrate) // Mol Cryst Liq Cryst. – 2012. – Vol. 523, Issue 1. – P. 593-621.

92 Andreas K., Zehbe R., Kazubek M. et al. Biodegradable insulin-loaded PLGA microspheres fabricated by three different emulsification techniques: investigation for cartilage tissue engineering // Acta Biomater. – 2011. – Vol. 7, Issue 4. – P. 1485-1495.

93 Maysinger D., Filipović-Grčić J., Alebić-Kolbah T. Preparation, characterization and release of microencapsulated bromodeoxyuridine // Life Sciences. – 1994. – Vol. 54, Issue 1. – P. 27-34.

94 Geng Y., Yuan W., Wu F. et al. Formulating erythropoietin-loaded sustained-release PLGA microspheres without protein aggregation // J Control Release. – 2008. – Vol. 130, Issue 3. – P. 259-265.

95 Livshits V.A., Bonartsev A.P., Iordanskii A.L. et al. Microspheres based on poly(3-hydroxy) butyrate for prolonged drug release // Polymer Science Series B. – 2009. – Vol. 51, Issue 7(8). – P. 256-263.

96 Verhoogt H., Ramsay B.A., Favis B.D. Polymer blends containing poly(3-hydroxyalkanoate)s // Polymer. – 1994. – Vol. 35, Issue 24. – P. 5155-5169.

97 Avella M., Martuscelli E. Poly-d-(−)(3-hydroxybutyrate)/poly (ethylene oxide) blends: phase diagram, thermal and crystallization behaviour // Polymer. – 1988. – Vol. 29, Issue 10. – P. 1731-1737.

98 Avella M., Martuscelli E., Raimo M. The fractionated crystallization phenomenon in poly(3-hydroxybutyrate)/poly(ethylene oxide) blends // Polymer. – 1993. – Vol. 34. – P. 3234-3240.

99 Avella M., Martuscelli E., Greco P. Crystallization behaviour of poly(ethylene oxide) from poly(3 -hydroxybutyrate)/poly(ethylene oxide) blends: phase structuring, morphology and thermal behaviour // Polymer. – 1991. – Vol. 32. – P. 1647-1653.

100 Yoon S. et al. Miscibility of poly-d (−)(3-hydroxybutyrate) in poly (ethylene oxide) and poly (methyl methacrylate) // European polymer Journal. – 1993. – Vol. 29, Issue 10. – P. 1359-1364.

101 Choi H.J., Park S.H., Yoon J.S. et al. Rheological study on oly-D(-)(3=Hydroxybutyrate) and its blends with poly(Ethylene Oxide) // Polym. Eng. Sci. – 1995. – Vol. 35. – P. 1636-1642.

102 Marand H., Collins M. Crystallization and morphology of poly (vinylidene fluoride) poly (3-hydroxybutyrate) blends // ACS Poly Prep. – 1990. – Vol. 31. – P. 552.

103 Edie M., Marand H. Study of miscible blends of poly (vinylidene fluoride) and poly (3-hydroxybutyrate) // ACS Poly Prep. – 1991. – Vol. 202. – P. 97.

104 Braun D., Leiss D., Bergmann M.J. et al. (1993). Miscibility behaviour of various polymers made of alkyl and carboxyl groups // European polymer Journal. – 1993. – Vol. 29, Issue 2(3). – P. 225-230.

105 Sadocco P. et al. Small-angle X-ray scattering study of the phase structure of poly (D-(−)-3-hydroxybutyrate) and atactic poly (epichlorohydrin) blends // Polymer. – 1993. – Vol. 34, Issue 16. – P. 3368-3375.

106 Sadocco P. et al. Biodegradation of poly (D (–)-3-hydroxybutyrate)/atactic poly (epichlorohydrin) blends by aureobacterium saperdae // Die Makromolekulare Chemie: Macromolecular Chemistry and Physics. – 1993. – Vol. 194, Issue 10. – P. 2675-2686.

107 Lotti N. et al. Binary blends of microbial poly (3-hydroxybutyrate) with polymethacrylates // Polymer. – 1993. – Vol. 34, Issue 23. – P. 4935-4940.

108 An Y. et al. Miscibility, crystallization kinetics, and morphology of poly (β-hydroxybutyrate) and poly (methyl acrylate) blends // Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. – 2000. – Vol. 38, Issue 14. – P. 1860-1867.

109 Sadocco C.P., Siciliano A., Seves A. Investigation of the phase structure of poly(d(−)3-hydroxybutyrate)/atactic poly(methyl methacrylate) blends by small-angle X-ray scattering // Polymer. – 1994. – Vol. 35, Issue 13. – P. 2884-2887,

110 Siciliano A., Seves A., Demarco T. et al. Miscibility and thermal and crystallization behaviors of poly(D-(-)-3-hydroxybutyrate)/atactic poly(methyl methacrylate) blends // Macromolecules. – 1995. – Vol. 28. – P. 8065-8072.

111 Iriondo P., Iruin J.J., Fernandez-Berridi M.J. Association equilibria and miscibility prediction in blends of poly (vinylphenol) with poly (hydroxybutyrate) and related homo-and copolymers: an FTIR study // Macromolecules. – 1996. – Vol. 29, issue 17. – P. 5605-5610.

112 Yuan Y., Ruckenstein E. Miscibility and transesterification of phenoxy with biodegradable poly(3-hydroxybutyrate) // Polymer. – 1998. – Vol. 39, Issue 10. – P. 1893-1897.

113 Lee J.C., Nakajima K., Ikehara T. et al. Miscibility in blends of poly(3-hydroxybutyrate) and poly(vinylidene chloride-co-acrylonitrile) // J. Polym. Sci. B Polym. Phys. – 1997. – Vol. 35. – P. 2645-2652.

114 Zhang L., Goh S., Lee S. et al. Miscibility, melting and crystallization behavior of two bacterial polyester/poly (epichlorohydrin-co-ethylene oxide) blend systems // Polymer. – 2000. – Vol. 41. – P. 1429-1439.

115 Lotti N., Pizzoli M., Ceccorulli G. et al. Binary blends of microbial poly (3-hydroxybutyrate) with polymethacrylates // Polymer. – 1993. – Vol. 34. – P. 4935-4940.

116 Lee J.C., Tazawa H., Ikehara T. et al. Miscibility and Crystallization Behavior of Poly(butylene succinate) and Poly(vinylidene fluoride) Blends // Polymer. – 1998. – Vol. 30. – Р. 327-339.

117 Abbate M., Martuscelli E., Ragosta G. et al. Tensile properties and impact behaviour of poly(d(−)3-hydroxybutyrate)/rubber blends // J Mater Sci. – 1991. – Vol. 26. – P. 1119-1125.

118 Grassner F., Owen A.J. On the physical properties of BIOPOL/ethylene–vinyl acetate blends // Polymer. – 1992. – Vol. 33. – P. 2508-2512.

119 Yoshie N., Azuma Y., Sakurai M. et al. Crystallization and compatibility of poly(vinyl alcohol)/poly(3-hydroxybutyrate) blends: influence of blend composition and tacticity of poly(vinyl alcohol) // J Appl Polym Sci. – 1995. – Vol. 56. – P. 17-24.

120 Azuma Y., Yoshie N., Sakurai M. et al. Thermal behaviour and miscibility of poly(3-hydroxybutyrate)/poly(vinyl alcohol) blends // Polymer. – 1992. – Vol. 33, Issue 22. – P. 4763-4767.

121 Blumm E., Owen A.J. Miscibility, crystallization and melting of poly(3-hydroxybutyrate)/poly(L-lactide) blends // Polymer. – 1995. – Vol. 36, Issue 21. – P. 4077-4081.

122 Zhang J.F., Sun X. Mechanical and thermal properties of poly (lactic acid)/starch blends with dioctyl maleate // Journal of Applied Polymer Science. – 2004. – Vol. 94, Issue 4. – P. 1697-1704.

123 Koyama N., Doi Y. Morphology and Biodegradability of a Binary Blend of Poly((R)-3-Hydroxybutyric Acid) and Poly((R, S)-Lactic Acid) // Can. J. Microbiol. – 1995. – Vol. 41. – P. 316-322.

124 Pearce R., Brown G.R., Marchessault R.H. Crystallization kinetics in blends of isotactic and atactic poly(β-hydroxybutyrate) // Polymer. – 1994. – Vol. 35. – Р. 3984-3989.

125 Pearce R. et al. Blends of bacterial and synthetic poly (β-hydroxybutyrate): effect of tacticity on melting behaviour // Polymer. – 1992. – Vol. 33, Issue 21. – P. 4647-4649.

126 Pearce R., Marchessault R.H. Multiple melting in blends of isotactic and atactic poly (β-hydroxybutyrate) // Polymer. – 1994. – Vol. 35. – P. 3990-3997.

127 Organ S.J., Barham P.J. Nucleation, growth and morphology of poly (hydroxybutyrate) and its copolymers // Journal of materials science. – 1991. – Vol. 26, Issue 5. – P. 1368-1374.

128 Abe H., Doi Y., Satkowski M.M. et al. Miscibility and Morphology of Blends of Isotactic and Atactic Poly(3 − hydroxybutyrate) // Macromolecules. – 1994. – Vol. 27. – P. 50-54.

129 Kamiya C., Sakurai M., Inoue Y. et al. Study of cocrystallization_of_poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) by solid-state high-resolution carbon-13 NMR spectroscopy and differential scanning calorimetry // Macromolecules. – 1991. – Vol. 24. – P. 2178-2182.

130 Saito M., Inoue Y., Yoshie N. Cocrystallization and phase segregation of blends of poly(3-hydroxybutyrate) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) // Polymers. – 2001. – Vol. 42. – P. 5573-5580.

131 Yoshie N., Menju H., Sato H. et al. Crystallization and melting behavior in blends of poly(3-hydroxybutyrate-co-3- hydroxyvalerate)s with a narrow composition distribution // Polymer J. – 1996. – Vol. 28. – Р. 45-50.

132 Bluhm T.L. et al. Isodimorphism in bacterial poly (β-hydroxybutyrate-co-β-hydroxyvalerate) // Macromolecules. – 1986. – Vol. 19, Issue 11. – P. 2871-2876.

133 Yasin M., Tighe B.J. Strategies for the design of biodegradable polymer systems: Manipulation of polyhydroxybutyrate-based materials // Plastics rubber and composites processing and applications. – 1993. – Vol. 19, Issue 1. – P. 15-27.

134 Gassner F, Owen A On the physical properties of BIOPOL/ethylene-vinyl acetate blends // Polymer. – 1992. – Vol. 33. – P. 2508-2512.

135 Lisuardi A., Schoenberg A., Gada M. et al.Biodegradation of blends of poly(ß-hydroxybutyrate) and poly(ε-caprolactone) // Polym. Mater. Sci. Eng. – 1992. – Vol. 67. – P. 298-300.

136 Abe H., Doi Y., Kumagai Y. Synthesis and Characterization of Poly [(R, S)-3-hydroxybutyrate-b-6-hydroxyhexanoate] as a Compatibilizer for a Biodegradable Blend of Poly [(R)-3-hydroxybutyrate] and Poly (6-hydroxyhexanoate) // Macromolecules. – 1994. – Vol. 27, Issue 21. – P. 6012-6017.

137 Cao A., Asakawa N., Yoshie N. et al. Phase structure and biodegradation of the Bacterial poly(3-hydroxybutyric acid)/chemosynthetic poly(3-hydroxypropionic acid) blend // Polymer J. – 1988. – Vol. 30. – Р. 743-752.

138 Abe H., Matsubara I., Doi Y. Physical properties and enzymatic degradability of polymer blends of bacterial poly[(R)-3-hydroxybutyrate] and poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate] stereoisomers // Macromolecules. – 1995. – Vol. 28. – P. 844-853.

139 Aoki T., Kobayashi Y., Kaneko T. et al. Synthesis and Properties of Polymers from Disubstituted Acetylenes with Chiral Pinanyl Groups // Macromolecules. – 1999. – Vol. 32. – P. 79-85.

140 Scandola M. et al. Study of the crystal phase and crystallization rate of bacterial poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) // Macromolecules. – 1992. – Vol. 25, Issue 5. – P. 1405-1410.

141 Pizzoli M., Scandola M., Ceccorulli G. Crystallization kinetics and morphology of poly (3-hydroxybutyrate)/cellulose ester blends // Macromolecules. – 1994. – Vol. 27, Issue 17. – P. 4755-4761.

142 Tomasi G., Scandola M. Blends of bacterial poly(3-hydroxybutyrate) with cellulose acetate butyrate in activated sludge // J.M.S. Pure Appl. Chem. – 1995. – Vol. A32, Issue 4. – P. 671-681.

143 Cardoso J., Queiros Y., Machado K. et al. (2013). Synthesis, characterization, and in vitro degradation of poly(lactic acid) under petroleum production conditions // Brazilian Journal of Petroleum and Gas. – 2013. – Vol. 7. – P. 57-69.

144 Willett J.L., O’Brien G.S. Biodegradable Composites of Starch and Poly(Hydroxybutyrate-Co-Valerate) Copolymers // In book: Cereals. – Boston Springer, 1997. – P. 35-41.

145 Dave P.B., Gross R.A., McCarthy S.P. Biodegradability and miscibility of blends containing poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) // Tech. Pap. Soc. Plast. Eng. – 1990. – Vol. 36. – P. 1439-1442.

146 Kim Y.H., Webster O.W. Polym Prepr (Am Chem Soc Div Polym Chem) // J Polym Sci Polym Chem. – 1988. – Vol. 36. – P. 1685.

147 Ol'khov A., Iordanskii A.L. et al. Morphologically special features of poly(3-hydroxybutyrate)/low-density polyethylene blends Polym.-Plast // Technol. Eng. – 2000. – Vol. 39, Issue 5. – P. 783-792.

147 Ol'khov A., Iordanskii A.L. et al. Morphologically special features of poly(3-hydroxybutyrate)/low-density polyethylene blends Polym.-Plast // Technol. Eng. – 2000. – Vol. 39, Issue 5. – P. 783-792.

148 Pat. WO-2022031397-A1 USA. Thermoplastic compositions comprising bimodal polyethylene and articles manufactured therefrom / Esseghir M. et al.; publ. 05.08.20.

149 Aziz N.A., Sipaut C.S,. Abdullah A.A.A Improvement of the production of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate-co-4-hydroxybutyrate) terpolyester by manipulating the culture condition // J Chem Technol Biotechnol. – 2012. – Vol. 87, Issue 11. – P. 1607-1614.

150 Chen G.-Q. A microbial polyhydroxyalkanoates (PHA) based bio- and materials industry // Chemical Society Reviews. – 2009. – Vol. 38, Issue 8. – P. 2434-2446.

151 Ferre-Guell A., Winterburn J. Biosynthesis and characterization of polyhydroxyalkanoates with controlled composition and microstructure // Biomacromol. – 2018. – Vol. 19. – P. 996-1005.

152 Aldor I.S., Kim S.W., Prather K.L. et al. Metabolic engineering of a novel propionate-independent pathway for the production of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) in recombinant Salmonella enterica serovar typhimurium // Appl Environ Microbiol. – 2002. – Vol. 68. – P. 3848-3854.

153 Valappil S.P., Rai R., Bucke C. et al. Polyhydroxyalkanoate biosynthesis in Bacillus cereus SPV under varied limiting conditions and an insight into the biosynthetic genes involved // J Appl Microbiol. – 2008. – Vol. 104. – P. 1624-1635.

154 Li S.Y., Dong C.L., Wang S.Y. et al. Microbial production of polyhydroxyalkanoate block copolymer by recombinant Pseudomonas putida // Applied Microbiology and Biotechnology. – 2011. – Vol. 90, Issue 2. – P. 659-669.

155 Sudesh K., Abe H., Doi Y. Synthesis, structure and properties of polyhydroxyalkanoates: Biological polyesters // Progress in Polymer Science. – 2000. – Vol. 25, Issue 10. – P. 1503-1555.

156 Wang, H.-h., Li X., Chen G.-Q. Production and characterization of homopolymer polyhydroxyheptanoate (P3HHp) by a fadBA knockout mutant Pseudomonas putida KTOY06 derived from P. putida KT2442 // Process Biochemistry. – 2009. – Vol. 44, Issue 1. – P. 106-111.

157 Pulingam T., Appaturi J.N., Parumasivam T. et al. Biomedical Applications of Polyhydroxyalkanoate in Tissue Engineering // Polymers. – 2022. – Vol. 14, Issue 11. – P. 2141-1-2141-25.

158 Liu W., Chen G.-Q. Production and characterization of medium-chain-length polyhydroxyalkanoate with high 3-hydroxytetradecanoate monomer content by fadB and fadA knockout mutant of Pseudomonas putida KT2442 // Applied Microbiology and Biotechnology. – 2007. – Vol. 76, Issue 5. – P. 1153-1159.

159 Khanna S., Srivastava A.K. Recent advances in microbial polyhydroxyalkanoates // Process Biochemistry. – 2005. – Vol. 40. – P. 607-619.

160 Zinn M., Witholt B., Egli T. Occurrence, synthesis and medical application of bacterial polyhydroxyalkanoate // Advanced Drug Delivery Reviews. – 2001. – Vol. 53, Issue 1. – P. 5-21.

161 Lenz R.W., Marchessault R.H. Bacterial polyesters: Biosynthesis, biodegradable plastics and biotechnology // Biomacromolecules. – 2005. – Vol. 6, Issue 1. – P. 1-8.

162 Taguchi S., Iwata T., Abe H. et al. 9.09-Poly(hydroxyalkanoate)s // In book: Polymer science: A comprehensive referencebiopol. – Amsterdam: Elsevier, 2012. – P. 157-182.

163 Dietrich K., Dumont M.-J., Del Rio L.F. et al. Producing ПГAs in the bioeconomy - towards a sustainable bioplastic // Sustainable Production and Consumption. – 2017. – Vol. 9. – P. 58-70.

164 DiGregorio B.E. Biobased performance bioplastic: Mirel // Chemistry and Biology. – 2009. – Vol. 16, Issue 1. – P. 1-2.

165 Esposito F. Metabolix exiting bioplastics // www.plasticsnews.com /article/20160726/NEWS/160729850/metabolix-exiting-bioplastics. 05.09.2019.

166 Производство композитных материалов из сел-хоз продуктов в Бразилии // www.biocycle.com.br. 19.11.2021.

167 Производят ПГБ с высоким температурным плавлением в Германии // www.biomer.de. 23.11.2021.

168 О производственной предприятии, предназначенного исключительно для производства специальных PHAs из сельхоз продуктов в Итаc // www.bio-on.it. 20.11.2021.

169 О исследовательской компании, которая также занимается производством полимеров из натуральных источников в Канаде // www.polyfermcanada.com. 25.11.2021.

170 О внедрении рассасывающихся полимеров в области восстановления и регенерации мягких тканей в медицинской компании BD в США // www.tepha.com. 25.11.2021.

171 Tianjin Green Bio Materials предлагает полностью разлагаемые полимерные материалы на биологической основе PHA и продукты для их применения в Китае // www.tjgreenbio.com. 21.11.2021.

172 Koller M., Salerno A., Braunegg G. Polyhydroxyalkanoates: Basics, production and application of microbial biopolyesters // In book: Bio-Based Plastics: Materials and Applications. – NY.: John Wiley & Sons, Inc., 2014. – P. 137-170.

173 Choi J.I., Lee S.Y. Process analysis and economic evaluation for poly(3-hydroxybutyrate) production by fermentation // Bioprocess Engineering. – 1997. – Vol. 17, Issue 6. – P. 335-342.

174 Follonier S., Goyder M.S., Silvestri A.-C. et al. Fruit pomace and waste frying oil as sustainable resources for the bioproduction of medium-chain-length polyhydroxyalkanoates // International Journal of Biological Macromolecules. – 2014. – Vol. 71. – P. 42-52.

175 Muhr A., Rechberger E.M., Salerno A. et al. Biodegradable latexes from animal-derived waste: Biosynthesis and characterization of mcl-PHA accumulated by Ps. Citronellolis // Reactive and Functional Polymers. – 2013. – Vol. 73, Issue 10. – P. 1391-1398.

176 Haas R., Jin B., Zepf F.T. Production of poly(3-hydroxybutyrate) from waste potato starch // Bioscience, biotechnology, and biochemistry. – 2008. – Vol. 72, Issue 1. – P. 253-256.

177 Bianca C., Tommy P.S., Maria R. et al. Polyhydroxyalkanoates (PHAs) production from fermented cheese whey by using a mixed microbial culture // Bioresource Technology. – 2016. – Vol. 218. – P. 692-699.

178 Wisuthiphaet N., Napathorn S.C. Optimisation of the use of products from the cane sugar industry for poly(3-hydroxybutyrate) production by Azohydromonas lata DSM 1123 in fedbatch cultivation // Process Biochemistry. – 2016. – Vol. 51, Issue 3. – P. 352-361.

179 Jiang Y., Marang L., Tamis J. et al. Waste to resource: Converting paper mill wastewater to bioplastic // Water Research. – 2012. – Vol. 46, Issue 17. – P. 5517-5530.

180 Zhu C., Chiu S., Nakas J.P. et al. Bioplastics from waste glycerol derived from biodiesel industry // Journal of Applied Polymer Science. – 2013. – Vol. 130, Issue 1. – P. 1-13.

181 Choi J., Lee S.Y. Economic considerations in the production of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) by bacterial fermentation // Applied microbiology and biotechnology. – 2000. – Vol. 53. – P. 646-649.

182 Koller M., Braunegg G. Potential and prospects of continuous polyhydroxyalkanoate (PHA) production // Bioengineering. – 2015. – Vol. 2, Issue 2. – P. 94-121.

183 Korkakaki E., van Loosdrecht M.C.M., Kleerebezem R. Survival of the fastest: Selective removal of the side population for enhanced PHA production in a mixed substrate enrichment // Bioresource Technology. – 2016. – Vol. 216. – P. 1022-1029.

184 Oliveira C.S.S., Silva C.E., Carvalho G. et al. Strategies for recently selecting PHA producing mixed microbial cultures using complex feedstocks: Feast and famine regime and uncoupled carbon and nitrogen availabilities // New Biotechnology. – 2016. – Vol. 37. – P. 69-79.

185 Reis M., Albuquerque M., Villano M. et al. Mixed Culture Processes for Polyhydroxyalkanoate Production from Agro-Industrial Surplus/Wastes as Feedstocks // Comprehensive Biotechnology. – 2001. – Vol. 6. – P. 669-684.

186 Madkour M.H., Heinrich D., Alghamdi M.A. et al. PHA recovery from biomass // Biomacromolecules. – 2013. – Vol. 14, Issue 9. – P. 2963-2972.

187 Zinn M., Weilenmann H.-U., Hany R. et al. Tailored synthesis of poly([R]-3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (P3HB/HV) in Ralstonia eutropha DSM 428 // Acta Biotechnol. – 2003. – Vol. 23, Issue 2(3). – P. 309-316.

188 Hand S., Gill J., Chu K.H. PHAge-based extraction of polyhydroxybutyrate (P3HB) roduced from synthetic crude glycerol // Science of the Total Environment. – 2016. – Vol. 557-558. – P. 317-321.

189 Martínez V., García P., García J.L. et al. Controlled autolysis facilitates the polyhydroxyalkanoate recovery in Pseudomonas putida KT2440 // Microbial Biotechnology. – 2011. – Vol. 4, Issue 4. – P. 533-547.

190 Murugan P., Han L., Gan C.Y. et al. A new biological recovery approach for PHA using mealworm, Tenebrio molitor // Journal of Biotechnology. – 2016. – Vol. 239. – P. 98-105.

191 Jendrossek D., Schirmer A., Schlegel H.G. Biodegradation of polyhydroxyalkanoic acids // Appl Microbiol Biotechnol. – 1996. – Vol. 46, Issue 5(6). – P. 451-463.

192 Tokiwa Y., Calabia B.P. Degradation of microbial polyesters // Biotechnol Letters. – 2004. – Vol. 26. – P. 1181-1189.

193 Hiraishi T., Taguchi S. Enzyme-catalysed synthesis and degradation of biopolymers // Mini Rev Org Chem. – 2009. – Vol. 6. – P. 44-54.

194 Knoll M., Hamm T.M., Wagner F. et al. The PHA depolymerase engineering database: a systematic analysis tool for the diverse family of polyhydroxyalkanoate (PHA) depolymerases // BMC Bioinform. – 2009. – Vol. 10. – P. 89-1-89-9.

195 Gonda KE, Jendrossek D, Molitoris HP (2000) Fungal degradation of the thermoplastic polymer poly-β-hydroxybutyric acid (PHB) under simulated deep-sea pressure. Hydrobiologia 426:173–183

196 Kim D.Y., Rhee Y.H. Biodegradation of microbial and synthetic polyesters by fungy // Appl Microbiol Biotechnol. – 2004. – Vol. 61. – P. 300-308.

197 Madison L.L., Huisman G.W. Metabolic engineering of poly(3-hydroxyalkanoates): from DNA to plastic // Microbiol Mol Biol Rev. – 1999. – Vol. 63, Issue 1. – P. 21-53.

198 Rysbek A., Ramankulov Y., Kurmanbayev A. et al. Comparative Characterization and Identification of Poly-3-hydroxybutyrate Producing Bacteria with Subsequent Optimization of Polymer Yield // Polymers. – 2022. – Vol. 14. – P. 335-1-335-12.

199 Rysbek A., Kurmanbayev A. Microbiological production of polyhydroxbutyrates from renewable sources // Eurasian Journal of Applied Biotechnology. – 2020. – Vol. 2. – P. 24-38.

200 Holt J.G., Krieg N.R., Sneath П.Г.A. et al. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. – Ed. 9th., – Baltimore: Williamsons and Wilkins, 1994. – 787 p.

201 Tepper E.Z., Shilnikova V.K., Pereverzeva G.I. Practicum on microbiology. – M.: Bustard, 2004. – 256 p.

202 Lay J.O. Maldi-Tof mass spectrometry of bacteria // Mass Spectrom Rev. – 2001. – Vol. 20. – P. 172-194.

203 Hall T.A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT // Nucl. Acids. Symp. Ser. – 1999. – Vol. 41. – P. 95-98.

204 Altschul S.F., Gish W., Miller W. et al. Basic local alignment search tool // J Mol Biol. – 1990. – Vol. 215, Issue 3. – P. 403-410.

205 Altschul S.F., Madden T.L., Schäffer A.A. et al. Gapped BLAST and PSIBLAST: a new generation of protein database search programs // Nucl Acids Res. – 1997. – Vol. 25. – P. 3389-3402.

206 Legat A., Gruber C., Zangger K. et al. Identification of polyhydroxyalkanoates in Halococcus and other haloarchaeal species // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2010. – Vol. 87. – P. 1119-1127.

207 Lathwal P., Nehra K., Singh M. et al. Characterization of Novel and Efficient Poly-3-hydroxybutyrate (П3ГБ) Producing Bacteria Isolated from Rhizospheric Soils // Journal of Polymers and the Environment. – 2018. – Vol. 26. – P. 3437-3450.

208 Wu Q., Huang H., Hu G. et al. Production of poly-3-hydroxybutyrate by Bacillus sp. JMa5 cultivated in molasses media // Antonie Van Leeuwenhoek. – 2001. – Vol. 80. – P. 111-118.

209 Williamson D.H., Wilkinson J.F. The isolation and estimation of the poly-β-hydroxy- butyrate inclusions of Bacillus species // J. Gen. Microbiol. – 1958. – Vol. 19. – P. 198-200.

210 Law J.H., Slepecky R.A. Assay of polybetahydroxybutyric acid // J. Bacteriol. – 1961. – Vol. 82. – P. 33-36.

211 Sun Z.Y., Ramsay J.A., Guay M. et al. Automated feeding strategies for high-cell-density fed-batch cultivation of Pseudomonas putida KT2440 // Appl Microbiol Biotechnol. – 2006. – Vol. 71. – P. 423-431.

212 Arzumanov T., Shishkanova N., Finogenova T. Biosynthesis of citric acid by Yarrowia lipolytica repeat-batch culture on ethanol // Appl Microbiol Biotechnol. – 2000. – Vol. 53. – P. 525-529.

213 Moresi M. Effect of glucose concentration on citric acid production by Yarrowia lipolytica // Journal of Chemical Technology and Biotechnology. – 1994. – Vol. 60, Issue 4. – P. 387-395.

214 Anastassiadis S., Rehm H.J. Citric acid production from glucose by yeast Candida oleophila ATCC 20177 under batch, continuous and repeated batch cultivation // Electronic Journal of Biotechnology. – 2006. – Vol. 9. – P. 26-39.

215 Фатыхова А.Р. Биосинтез лимонной кислоты дрожжами Yarrowia lipolytica из глицерин-содержащих отходов производства биодизельного топлива: дисс. канд. биол. наук: 03.01.06.  – Пущино. 2011. – 140 c.

216 Rywińska A., Rymowicz W., Zarowska B. et al. Comparison of citric acid production from glycerol and glucose by different strains of Yarrowia lipolytica // World J Microbiol Biotechnol. – 2010. – Vol. 26, Issue 7. – P. 1217-1224.

217 Fei T., Cazeneuve S., Wen Z. et al. Effective recovery of poly-β-hydroxybutyrate (PHB) biopolymer from Cupriavidus necator using a novel and environmentally friendly solvent system // Biotechnol Progress. – 2016. – Vol. 32. – P. 678-685.

218 Aslım B., Çalışkan F., Beyatlı Y. et al. Poly-β-hydroxybutyrate production by lactic acid bacteria // FEMS Microbiol Lett. – 1998. – Vol. 159. – P. 293-297.

219 Kosmachevskaya O.V., Osipova E.V. et al. Effect of cultivation conditions on the synthesis of Poly-3-hydroxybutyrate by nodule bacteria Rhizobium phaseoli // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2020. – Vol. 56, Issue 1. – P. 60-68.

220 Bhuwal A.K., Singh G., Aggarwal N.K. et al. Poly-β-hydroxybutyrate production and management of cardboard industry effluent by new Bacillus sp. NA10 // Bioresour Bioprocess. – 2014. – Vol. 1, Issue 9. – P. 1-11.

221 Richert A., Olewnik-Kruszkowska E., Dabrowska G.B. et al. The role of Birch Tar in Changes of Physicochemical and Biocidal Properties of Polylactide-Based Films // Int. J. Biol. Macromol. – 2022. – Vol. 23, Issue 1. – P. 268-1-268-15.

222 Olewnik-Kruszkowska E. Influence of the type of buffer solution on thermal and structural properties of polylactide-based composites // Pol. Degrad. Stab. – 2016. – Vol. 129. – P. 87-95.

223 Tarach I., Olewnik-Kruszkowska E. et al. Influence of tea tree essential oil and poly-(ethylene glycol) on antibacterial and physicochemical properties of polylactide-based films // Materials. – 2020. – Vol. 13. – P. 4953-1-4953-12.

224 ISO 15106-1: 2007. Plastics - Films and boards - Determination of water vapor transmission rate - Part 1: Moisture sensor method. – Geneva, 2007. – 5 p.

225 ASTM F 1927-98. Standard test method for determination of oxygen gas transmission rate, permeability and permeance at controlled relative humidity through barrier materials using coulometric detector; publ. 10.10.98. – West Conshohocken, 2004. – 6 p.

226 ASTM F2476-20. Standard Test Method for the Determination of Carbon Dioxide Gas Transmission Rate (CO2TR) Through Barrier Materials Using an Infrared Detector; publ. 01.06.20. – West Conshohocken, 2020. – 6 p.

227 Mohapatra S., Mohanta P.R., Sarkar B. et al. Production of polyhydroxyalkanoates (ПГA) by Bacillus strain isolated from wastewater and its biochemical characteristics // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2015. – Vol. 87, Issue 2. – P. 459-466.

228 Chen K., Wang F., Liu S. et al. In situ reduction of silver nanoparticles by sodium alginate to obtain silver-loaded composite wound dressing with enhanced mechanical and antimicrobial property // International Journal of Biological Macromolecules. – 2020. – Vol. 148. – P. 501-509.

229 Schlegel H.G., Gottschalk G., Von Bartha R. Formation and utilization of poly-β-hydroxybutyric acid by knallgas bacteria (Hydrogenomonas) // Nature. – 1961. – Vol. 191. – P. 463-465.

230 Рысбек А.Б., Курманбаев А.А. Изучение Морфолого-Физиологических Свойств Продуцентов Поли-3-Гидроксибутирата // Матер. междунар. науч. конф. студ. и молод. учен. «Фараби Əлемі». – Алматы, 2020. – C. 341.

231 Рысбек А.Б., Курманбаев А.А. Получение эффективного продуцента полигидроксибутирата (ПГБ) при облучении ультрафиолетом бактерий рода Bacillus и Azotobacter // Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. «Современные Проблемы Биотехнологии: от лабораторных исследований к производству». – Алматы, 2021. – C. 218-220.

232 Rysbek A., Kurmanbayev A., Jankiewicz U. et al. Microbiological preparation of polyhydroxybutyrate (PHB) when irradiated with ultraviolet light // Procced. virt. internat. conf. “Plant productivity and food safety: Soil science, Microbiology, Agricultural Genetics and Food quality” (Nicolaus Copernicus). – Torun: University in Torun, 2022. – Р. 52.

233 Apparao U., Krishnaswamy V.G. Production of polyhydroxyalkanoate (ПГA) by a moderately halotolerant bacterium Klebsiella pneumoniae U1 isolated from rubber plantation area // Int J Environ Bioremediat Biodegrad. – 2015. – Vol. 3. – P. 54-61.

234 Saitou N., Nei M. The neighbor-joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees // Molecular Biology and Evolution. – 1987. – Vol. 4. – P. 406-425.

235 Sneath P.H.A., Sokal R.R. Numerical taxonomy: The principles and practice of numerical classification. – San Francisco, 1973. – 573 p.

236 Tamura K., Nei M., Kumar S. Prospects for inferring very large phylogenies by using the neighbor-joining method // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. – 2004. – Vol. 101, Issue 30. – P. 11030-11035.

237 Kumar S., Stecher G., Li M. et al. MEGA X: Molecular Evolutionary Genetics Analysis across computing platforms // Molecular Biology and Evolution. – 2018. – Vol. 35, Issue 6. – P. 1547-1549.

238 Пат. 7433 РК. Штамм бактерий рода Bacillus Aryabhattai Ra 5 – продуцент полигидроксибутирата, используемый для получения биопленки / Р. Аипова, А.А. Курманбаев, А.Б. Рысбек; опубл. 09.09.22.

239 Getachew A., Woldesenbet F. Production of biodegradable plastic by polyhydroxybutyrate (П3ГБ) accumulating bacteria using low-cost agricultural waste material // BMC Res Notes. – 2016. – Vol. 9. – P. 1-9.

240 Łabuzek S., Radecka I. Biosynthesis of П3ГБ tercopolymer by Bacillus cereus UW85 // J Appl Microbiol. – 2001. – Vol. 90. – P. 353-357.

241 Singh S., Sithole B., Lekha P. et al. Optimization of cultivation medium and cyclic fed-batch fermentation strategy for enhanced polyhydroxyalkanoate production by Bacillus thuringiensis using a glucose-rich hydrolyzate // Bioresour. Bioprocess. – 2021. – Vol. 8. – P. 11-1-11-17.

242 Rehm B.H. Polyester synthases: natural catalysts for plastics // Biochem J. – 2003. – Vol. 37. – P. 15-33.

243 Qi Q., Rehm B.H.A. Polyhydroxybutyrate biosynthesis in Caulobacter crescentus: molecular characterization of the polyhydroxybutyrate synthase // Microbiology. – 2001. – Vol. 147. – P. 3353-3358.

244 Kung S.S., Chuang Y.C., Chen C.H. et al. Isolation of polyhydroxyalkanoates-producing bacteria using a combination of phenotypic and genotypic approach // Lett Appl Microbiol. – 2007. – Vol. 44. – P. 364-371.

245 Uchino K., Saito T., Gebauer B. et al. Isolated poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) granules are complex bacterial organelles catalyzing formation of PHB from acetyl coenzyme A CoA) and degradation of PHB to acetyl-CoA // J. Bacteriol. – 2007. – Vol. 189. – P. 8250-8256.

246 Shogren R. Water Vapor Permeability of Biodegradable Polymers // J. Environ. Polym. Degrad. – 1997. – Vol. 5. – P. 91-95.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Патент на полезную модель

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 – Культуральные и морфологические свойства активных штаммов микроорганизмов

| Штаммы | Форма колонии | Оптические свойства колонии | Окрас колонии | Грам окрас | Форма клеток | Край колонии | Размер колонии, мм | Профиль колонии | Поверх ность колонии | Структура колонии | Консис тенция колонии | Судан В окрас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 1 | круглая | матовая | Белый | - | палочки | ровная | 1-2 | выпуклый | гладкий | однородный | мягкая | + |
| RA 2 | круглая | прозрачная | Бесцветный | + | палочки | ровная | 2-3 | выпуклый | гладкий | однородный | слизистая | + |
| RA 3 | круглая | матовая | Белый | + | палочки | ровная | 1 - 2 | выпуклый | гладкий | однородный | мягкая | + |
| RA 4 | круглая | матовая | Белый | _ | палочки | ровная | 0.5-1 | выпуклый | гладкий | однородный | мягкая | + |
| RA 5 | круглая | матовая | Белый | + | палочки | ровная | 3-4 | выпуклый | гладкий | однородный | мягкая | + |
| RA 6 | круглая | матовая | Белый | + | палочки | растилающая | 0.5-1 | ровная | гладкий | однородный | мягкая | + |
| RA 7 | круглая | матовая | Белый | + | палочки | ровная | 0.5-1 | выпуклый | гладкий | однородный | мягкая | + |
| AZ 3 | круглая | прозрачная | Коричневый пигмент | + | палочки | растилающая | 5-8 | выпуклый | гладкий | однородный | слизистая | + |
| RA 1(1) | круглая | блестящая | Бежевый | + | палочки | ровная | 2-3 мм | выпуклый | гладкий | однородный | мягкая | -+ |
| RA 2(1) | растилающая | матовая | Белый | _ | палочки | растилающая | 2-4 мм | сплюс нутый | грубый | однородный | пленко образная | +- |
| RA 1(2) | круглая | блестящая | Бежевый | + | палочки | ровная | 1-2 мм | выпуклый | гладкий | однородный | мягкая | - |
| RA 1(3) | круглая | блестящая | Светло-бежевый | + | палочки | ровная | 2-3 мм | выпуклый | гладкий | однородный | слизистая | - |
| RA(4) | растилающая | матовая | Белый | - | палочки | растилающая | 5-6 мм | ровная | сморщен ная | однородный | мягкая | - |

Продолжение таблицы Б.1

| Биохимический тест | RA 1 | RA 2 | RA 3 | RA 4 | RA 5 | RA 6 | RA 7 | AZ 3 | RA 1(1) | RA 2(1) | RA 1(2) | RA 1(3) | RA 1(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост при 10% NaCl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - + | ++ | - | - | - | - | - |
| Рост при 8% NaCl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - + | ++ | +- | +- | +- | - | - |
| Рост при 4% NaCl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
| Рост при 2% NaCl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - + | ++ | ++ | ++ | + | +- | ++ |
| Анаэробный рост O2 | Аэроб | Аэроб | Аэроб | Аэроб | Аэроб | Аэроб | Аэроб | Факультативный анаэроб | Аэроб | Аэроб | Аэроб | Аэроб | Аэроб |
| Гидролиз крахмала | + | + | + | - | + | + | - | + | +- | - | +- | ++ | ++ |
| Оксидаза редуктаза | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | -+ |
| Гидролиз желатина | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Образование аммиака | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H2S образование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +- | - | - | - |
| Примечания: 1. «-» - Без реакции 2. «+» - Положительная реакция 3. «+-» - Слабо выраженный положительный 4. «++» - Высоко выраженный положительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Анализ биохимического теста

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Заключение Исследования патогенности штамма RA1

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Заключение Исследования патогенности штамма AZ3

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Заключение Исследования патогенности штамма RA5