Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

ӘОЖ: 678.6.7+544.23.057                                                         Қолжазба құқығында

ТОТХУСҚЫЗЫ БАҚЫТГҮЛ

Гидрометаллургияның өндірістік ерітінділерінен скандий және

иттрий иондарын бөліп алу технологиясын жасау

6D060600-«Химия» (8D05301-Химия)

Философия докторы (PhD)

дәрежесін алу үшін дайындалған  диссертация

Ғылыми жетекшілері: хим. ғыл.докт., проф.,

Жұмаділов Т.Қ. Каунас технологиялық университеті, хим. ғыл.докт., проф., Гражулявичюс Ю.В.

Қазақстан Республикасы

Алматы, 2023

МАЗМҰНЫ

| # НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР.......................................................................... | # 4 |
| --- | --- |
| БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР.......................................................... | 5 |
| КІРІСПЕ.................................................................................................................. | 6 |
| 1 ӘДЕБИ ШОЛУ................................................................................................... | 11 |
| 1.1 Сирек жер металдар скандий және иттрий элементтерінің қолданылу салалары................................................................................................................... | 11 |
| - Скандий және иттрий элементтерінің табиғатта таралуы............................ | 15 |
| 1.3 Скандий және иттрий элементтерінің физика-химиялық қасиеттері........... | 19 |
| 1.4 Скандий және иттрий элеметтерін алу әдістері мен технологиясы............. | 21 |
| 1.5 Сызықты полимерлер мен гидрогелдердің комплекстері............................. | 27 |
| 1.6 Полимерлік торлардың металдармен комплекс түзуі және олардың сирек торланған полимер - полимерлік қосылыстармен әрекетесуі............................ | 31 |
| 1.7 Табиғаты әр түрлі тізбектері бар интергелді комплекстер........................... | 33 |
| 1.8 Молекулалық таңбалы полимерлер................................................................ | 38 |
| 1.9 Гидрогелдердің қашықтықтан әрекеттесу әсері............................................ | 41 |
| 2 БАСТАПҚЫ МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ЕРІТІНДІЛЕР, ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ................................................. | 43 |
| 2.1 ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, ПЭИ гидрогелдерін синтездеу үшін мономерлерді тазарту………………………................................................................................... | 43 |
| 2.1.1 ПАҚ гидрогелін синтездеу............................................................................ | 44 |
| 2.1.2 ПМАҚ гидрогелін синтездеу........................................................................ | 44 |
| 2.1.3 П4ВП гидрогелін синтездеу.......................................................................... | 45 |
| 2.1.4 ПЭИ гидрогелін синтездеу............................................................................ | 46 |
| 2.2 Синтезделген ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, ПЭИ гидрогелдерін тазалау................ | 46 |
| 2.3 Аниониттер мен катиониттер.......................................................................... | 47 |
| 2.4hСинтезделген гидрогелдер мен өндірістік иониттердің жалпы сипаттамасы............................................................................................................. | 49 |
| 2.5 Өлшеу дәлдігін бағалау және математикалық өңдеу............................... | 50 |
| 2.6 Псевдоматрица және молекулалық таңбалы полимерлер синтезі................. | 51 |
| 2.6.1 Псевдоматрица және молекулалық таңбалы полимерлер синтезіне мономерлер даярлау................................................................................................ | 51 |
| 2.6.2 Синтезделген псевдоматрица мен молекулалық таңбалы полимерлерді тазалау...................................................................................................................... | 54 |
| 2.6.3 Синтезделген псевдоматрица мен молекулалық таңбалы полимерлер сорбциясын тексеру................................................................................................. | 54 |
| 2.7 Қажетті құрал-жабдықтар мен зерттеу әдістері............................................. | 55 |
| 2.8 Зерттеулердің физика химиялық әдістері ...................................................... | 57 |
| 2.8.1 Фурье түрлендірілген инфрақызыл спектроскопия.................................... | 57 |
| 2.8.2fИндуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектрометрия.......................................................................................................... | 57 |
| 2.8.3 Дифференциалдық термиялық анализ......................................................... | 58 |
| 3 НӘТИЖЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ........................................... | 59 |
| 3.1 Сулы ортада гидрогелдерден интергелді жүйе құру ерекшелігі.................. | 59 |
| 3.1.1 Сулы ортада ПАҚ-П4ВП гидрогелдерінің интергелді жүйеде өзара белсенденуі......................................................................................................... | 59 |
| 3.1.2 Сулы ортада ПАҚ-ПЭИ гидрогелдерінің интергелді жүйеде өзара белсенденуі.......................................................................................................... | 61 |
| 3.1.3 Сулы ортада ПМАҚ-П4ВП гидрогелдерінің интергелді жүйеде өзара белсенденуі......................................................................................................... | 62 |
| 3.1.4 Сулы ортада Amberlite IR120-AB-17-8 ионалмастырғыш интергелді жүйеде өзара белсенденуі.................................................................................. | 64 |
| 3.1.5 Сулы ортада КУ 2-8-АВ-17-8 ионалмастырғыш шайырларының интергелді жүйеде өзара белсенденуі............................................................... | 68 |
| 3.2 Интергелді жүйелер көмегімен скандий иондарын бөлу ерекшеліктері..... | 69 |
| 3.2.1 гПМАҚ-гП4ВП интергелді жүйеде скандий иондарын бөлу.................... | 70 |
| 3.2.2 гПАҚ-гПЭИ интергелді жүйеде скандий иондарын бөлу...................... | 74 |
| 3.2.3 Amberlite IR120-AB-17-8 интергелді жүйеде скандий иондарын бөлу.... | 75 |
| 3.3 Cкандий иондарын сіңіруге арналған молекулалық таңбалы полимерлер синтезі....................................................................................................................... | 84 |
| 3.4 Интергелді жүйелер көмегімен иттрий иондарын бөлу ерекшеліктері....... | 86 |
| 3.4.1 гПМАҚ-гП4ВП интергелді жүйеде иттрий иондарын бөлу..................... | 86 |
| 3.4.2 КУ2-8-АВ-17-8 интергелді жүйеде иттрий иондарын бөлу....................... | 90 |
| 3.4.3 гПАҚ-гП4ВП интергелді жүйеде иттрий иондарын бөлу......................... | 91 |
| 3.4.4 Amberlite IR120-AB-17-8 интергелді жүйеде иттрий иондарын бөлу....... | 93 |
| 3.5 Скандий және иттрий иондарының десорбциясы.......................................... | 96 |
| 3.6 Скандий және иттрий иондарын бөлу кезіндегі интергелдік жүйедегі сорбцияға дейінгі және сорбциядан кейінгі ПАҚ, П4ВП, ПМАҚ, ПЭИ гидрогелдердің ИК спектрі..................................................................................... | 97 |
| 3.6.1 гПАҚ-гП4ВП интергелдік жүйесіндегі иттрий ионын бөлу кезіндегі ПАҚ және П4ВП гидрогелдерінің ИҚ спектрлерінің сипаттамасы.................. | 97 |
| 3.6.2 гПАҚ-гПЭИ интергелдік жүйесіндегі скандий ионын бөлу кезіндегі ПЭИ гидрогелінің және ПМАҚ-П4ВП интергелдік жүйесіндегі иттрий ионын бөлу кезіндегі ПМАҚ гидрогелінің ИҚ спектрлерінің сипаттамасы............................................................................................................. | 99 |
| ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................... | 101 |
| ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ................................................. | 103 |
| ҚОСЫМША А ...................................................................................................... | 117 |
| ҚОСЫМША Б........................................................................................................ | 118 |

НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

| 1 | МемСТ 7.1-84 Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі. Құжаттың библиографиялық сипаттамасы. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | МемСТ 8.417 – 81 Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Физикалық шама бірліктері. |  |
| 3 | МемСТ 7.1-84 Дереккөздерге сілтеме жасау. |  |
| 4 | МемСТ 4517-87. Реактивтер. Талдау кезінде қолданылатын қосалқы реактивтер мен ерітінділерді дайындау әдістері. |  |
| 5 | МемСТ 23932-90 Е. Зертханалық шыны ыдыс және жабдық. |  |
| 6 | МемСТ 25336-82. Зертханалық шыны ыдыстар мен жабдықтар. Түрлері, негізгі параметрлері және өлшемдері. |  |
| 7 | МемСТ 24104-2001 Зертханалық таразы. Жалпы техникалық талаптар. |  |
| 8 | МемСТ 7584-77. Зертханалық сүзгі қағазы. |  |
| 9 | МемСТ 6709-72 Дистилденген су. |  |
| 10 11 | МемСТ 28498-90. Термометр. МемСТ 2603-71 Реактивтер. Ацетон. |  |

12    МемСТ 12.1.008-76 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі.       Биологиялық қауіпсіздік. Жалпы талаптар. Техникалық шарттар.

### БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

α – иондану дәрежесі

– гелдің беттік ерітіндісінің электрөткізгіштігі (Омсм-1)

ДМФА –диметилформамид

– жиілік, см-1

Kі –ісіну коэффициенті

Кі ісінудің жиынтық коэффициенті

ИҚ- спектроскопия – инфрақызыл спектроскопия

ИБП-АЭС – индуктивті байланысқан  плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия

ИПР – интерполимерлік реакциялар

МТП – молекулалық таңбалы полимерлер

МИП –  молекулалық импринттелген полимер

МБАА –  метилен-бис-акриламид

ПАҚ – полиакрил қышқылы

ПМАҚ – полиметакрил қышқылы

П4ВП – поли-4-винилпиридин

ПЭГ– полиэтиленгликоль

ПЭИ – полиэтиленимин

ПЭК – полиэлектролиттік комплекс

P–полимерлену дәрежесі

рН – ерітінділер көрсеткіші

С – зерттеу концентрациясы (моль/л)

с – сағат және уақыт, минут

СМ – сирек металдар

СЖМ – сирек жер металдары

– толқын ұзындығы, нм

ЭХГ – эпихлоргидрин

КІРІСПЕ

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертациялық жұмыс сирек тігілген полимерлі гидрогелдерді (полиакрил қышқылы (ПАҚ), полиметакрил қышқылы (ПМАҚ), поли-4-винилпиридин (П4ВП) және полиэтиленимин (ПЭИ) синтездеуге, синтезделген гидрогелдер мен өндірістік иониттердің (Amberlite IR120, КУ-2-8 және АВ-17-8) өзара активтену жағдайларын зерттеуге,  скандий және иттрий иондарына селективті интерполимерлі жүйелерді құруға, скандий мен иттрий  иондарының сорбциясына, псевдоматрица, молекулалық таңбалы полимерлер (МТП) синтезіне мономерлер даярлау, скандий иондарын сіңіруге арналған молекулалық таңбалы полимерлердің синтезін зерттеуге арналған.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі.

Сирек жер металдарының және олардың қосылыстарының бүгінгі таңда қолдану аясы өте кең. Сондықтан да жаңа технологияларды қолдана отырып сирек және сирек жер металдарын (бұдан әрі – СЖМ), оның ішінде аэроғарыштық және аэроғарыштық технологиялар үшін тиімді рений, скандий, ванадий, селен, иттрий және лантаноидтар сияқты металдарды бөліп алу бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі. СЖМ-ның ең маңызды кен орындары Қытайда, АҚШ-та, Ресейде, Украинада, Қазақстанда, Аустралияда, Үндістанда және Бразилия аумағында орналасқан.

Скандий - заманауи технологиялар үшін сұраныс қарқынды өсіп келе жатқан маңызды сирек жер  металлы. Скандий элементінің қолданыстағы көздерін бағалау және жаңа технологияларды анықтай отырып бөліп алу болашақта  қажеттілікті қамтамасыз етудің бірден бір жолы.

Иттрий – лазерлер, жарық шамдары мен компьютер мониторларын жасауда тағыда басқа  бірқатар салаларда қолданылатын сирек жер элементі. Медицинада иттрий медициналық лазерлерде және биомедициналық импланттар жасауда қолданылады. Қазіргі таңдағы ресурстар шектеулі болғандықтан, өндіру және өңдеу технологияларының экологиялық және экономикалық аспектілерін ескере отырып, жаңа әдістерін зерттеу қажеттілігін туғызады.

Қазақстан Республикасы сирек жер металдарының минералдық-шикізат базасының едәуір мөлшеріне және кеңейтудің перспективаларына ие әлемнің ең ірі өңірлерінің бірі болып табылады. Республикада сирек жер металдарының өндірісі арнайы кәсіпорындарда жүзеге асырылады, сондай-ақ сирек жер металдары түсті металлургия кәсіпорындарында қосымша өнім ретінде шығарылады.

Алайда, бүгінгі таңда Қазақстанда СЖМ және олардың қосылыстарын өндіру жағдайы тұрақсыз, оның деңгейі төмен деп сипатталады. Көптеген зауыттар қысқарды, кейбір кәсіпорындар сирек жер металдарын өндіруді тоқтатты.

Сирек жер металдарын қолданудың қарқынды түрде өсіп келе жатқан салалары гибридті автомобильдер, жел энергетикалық турбиналары, телекоммуникациялар, компьютерлік және телевизиялық техника, мұнай крекингіне арналған автокатализаторлар мен катализаторлар, лазерлер, бірегей қасиеттері бар металлургия өнімдері және т.б. өндірісімен байланысты. 2022 жылға қарай СЖМ–на әлемдік сұраныс көлемі тағы 1,5-2 есе өсіп, жылына 185-200 мың тоннаға жетеді деп болжануда. Қазіргі уақытта сирек жер металдар көптеген жоғары технологиялық процестер үшін маңызды ресурстардың бірі болып табылады.

Демек, Қазақстан Республикасы үшін  ғылым мен техниканың басқа да алдыңғы қатарлы салаларын дамыта отырып, таза сирек металдар, сирек жер металдарын және олардың қосылыстарын өндіру, бөліп алу басым бағыттардың бірі деп атауға болады. Сондай-ақ, Қазақстанның барлық игеріліп жатқан гидрометаллургия ерітінділерінде, минералды кендерінің қорының құрамында СЖМ-ы кездеседі.

Жүргізілген зерттеулердің басты жаңалығы әлемдік практикада алғаш рет сирек жер элементтері мен жақын ілеспе металдардың иондарын  бөлу үшін сорбциялық қасиеттері едәуір жоғары (қолданыстағы аналогтармен салыстырғанда) осы иондарға қатысты селективтілігі бар интергелді жүйелерді құру болып отыр.

Гидрогелдердің көпшілігі полиэлектролиттерге жатады. Полиэлектролиттердің конформациялық қасиеттеріне макромолекулалық буындардың иондану дәрежесі үлкен әсер етеді.

Интерполимерлі жүйе - бұл екі немесе одан да көп гидро немесе органогельдерден және жалпы еріткіштен тұратын көп компонентті жүйелер.

Интерполимерлі жүйелердің иондану процесінің ерекшелігі-иондалған топтарда қарсы ионның болуы. Бұл өзара интергелдік жүйелердің әрекеттесуі барысында, гидрогелдердің өзара белсенденуі пайда болады. Сулы ортадағы негізгі гидрогельдің гетероатомымен қосылуы нәтижесінде пайда болады. Бұл жағдайда негізгі гидрогелдердегі заряд тығыздығы қышқыл гидрогелдің диссоциациялану дәрежесімен шектеледі. Нәтижесінде жеке гидрогелдермен салыстырғанда интергелді жүйенің  сорбциялық қабілетінің жоғарылауы байқалады.

Диссертациялық жұмыстың мақсаты мен міндеттері:

Диссертациялық жұмыстың мақсаты скандий және иттрий иондарына селективті интерполимерлік жүйелерді құру, сондай-ақ аталған иондарды гидрометаллургияның өндірістік ерітінділерінен бөлу технологиясының эксперименталдық негізін әзірлеу болып табылады.

Мақсатқа жету үшін келесі міндеттер жүктелді:

- Полиакрил қышқылының (ПАҚ), полиметакрил қышқылының (ПМАҚ), поли-4-винилпиридиннің (П4ВП), полиэтилениминнің (ПЭИ) сирек тігілетін полимерлі гидрогелдерін синтездеу, осы аталған гидрогелдердің және өнеркәсіптік иониттердің (Amberlite IR120, КУ2-8, АВ-17-8) электрохимиялық жай-күйін зерттеу, интерполимерлі жүйе құру;

- Полиметакрил қышқылы (ПМАҚ)-поли-4-винилпиридин (П4ВП), полиакрил қышқылы (ПАҚ)-полиэтиленимин (ПЭИ), Amberlite IR120-АВ-17-8 интерполимерлі жүйелер құру арқылы скандий ионын бөлу технологиясының эксперименталдық негізін әзірлеу;

- Полиметакрил қышқылы (ПМАҚ) - поли-4-винилпиридин (П4ВП), полиакрил қышқылының (ПАҚ) - поли-4-винилпиридиннің (П4ВП), ионалмастырғыш шайырлар (КУ2-8-АВ-17-8) және Amberlite IR120-АВ-17-8 интерполимерлі жүйелер құру арқылы иттрий ионын бөлу технологиясының эксперименталдық негізін әзірлеу;

- Зертханалық жағдайда синтезделген және өндірістік иониттердің құрамы мен құрлысын физика-химиялық әдістермен (атомды эмиссиялық спектроскопия, ИҚ спектроскопия, фотоколориметрия, термогравиметриялық анализ)  зерттеу.

Зерттеу нысандары: синтезделген гидрогелдер (ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, ПЭИ), өнекәсіптік иониттер (Amberlite IR120, КУ-2-8, АВ-17-8), скандий (Sc3+) және иттрий (Y3+) иондары.

Зерттеу әдістері: электрохимиялық, гравиметриялық, атомды эмиссиялық спектроскопия, ИҚ спектроскопия, фотоколориметрия, сорбциялық, термогравиметриялық анализ.

Ғылыми жаңалығы:

- Алғаш рет ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, ПЭИ, КУ2-8, АВ-17-8, Amberlite IR120, AB-17-8 полимерлі гидрогелдердің көмегімен құрылған гПАҚ-гП4ВП, гПМАҚ-гП4ВП, гПАҚ-гПЭИ, КУ2-8-АВ-17-8, Amberlite IR120-AB-17-8 интерполимерлік жүйелердегі өзара белсендендіру құбылысы зерттелді;

- Алғаш рет полиметакрил қышқылы (ПМАҚ)-поли-4-винилпиридин (П4ВП), полиакрил қышқылы (ПАҚ)-полиэтиленимин (ПЭИ), Amberlite IR120-АВ-17-8 интерполимерлі жүйелерінде скандий ионы бөлініп алынды және ең жоғарғы сорбциясы гидрогелдердің 5:1 ара қатынасы кезінде Amberlite IR120-AB-17-8 интергелдік жүйесінде 38,06%, ал бастапқы гидрогелдерде Amberlite IR120 (6:0) 34,97 %, AB-17-8 (0:6) 23,79 %. Бұл нәтижелер интерполимерлі жүйеде жеке гидрогелдермен салыстырғанда 8,8% және 59,98 % жоғары екенін көрсетеді. Сондай-ақ скандий үшін ПАҚ-ПЭИ (5:1) интергелдік жүйесінде  36,7 % бөлу дәрежесін көрсетті, жеке гидрогелдер үшін ПАҚ (6:0) және ПЭИ (0:6) сәкесінше 21,3  % және 5,1 %, ал бастапқы гидрогелдермен салыстырғанда 72,3 % және 619% есе жоғары;

- Алғаш рет полиметакрил қышқылы (ПМАҚ)-поли-4-винилпиридин (П4ВП), полиакрил қышқылының (ПАҚ) - поли-4-винилпиридиннің (П4ВП), ионалмастырғыш шайырлар (КУ2-8-АВ-17-8) және Amberlite IR120-АВ-17-8 интерполимерлі жүйелерінде  иттрий  ионының жоғары бөлу дәрежесі  3:3 ара қатынасы КУ2-8-AB-17-8 интергелдік жүйесінде 60% көрсетті бастапқы гидрогелдердің бөлу дәрежесі КУ2-8 (6:0) 58,6 % - AB-17-8 (0:6)  37,5%, салыстырмалы түрде 2,3 %  және  60 % есе жоғары.

Қорғауға ұсынылатын негізгі жағдайлар:

- Полиакрил қышқылының (ПАҚ), полиметакрил қышқылының (ПМАҚ), поли-4-винилпиридиннің (П4ВП), полиэтилениминнің (ПЭИ) сирек торланған полимерлі гидрогелдері синтезделіп алынды және олардың ісініу коэффициенттері анықталды Кі(ПАҚ) = 27,93 г/г, Кі(ПМАҚ) = 20,65 г/г, Кі(П4ВП)= 3,27 г/г,  Кі(ПЭИ) = 19 г/г;

- ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, ПЭИ, КУ2-8, АВ-17-8, Amberlite IR120 жеке гидрогелдерінен құралған интерполимерлік жүйесінің электрохимиялық және конформациялық қасиеттерін  зерттей отырып, нәтижесінде тиімді гПАҚ-гП4ВП, гПМАҚ-гП4ВП, гПАҚ-гПЭИ, КУ2-8-АВ-17-8, Amberlite IR120-AB-17-8 интерполимерлік жүйелер құрылды;

- Интерполимерлік жүйелерде скандий үшін ең жоғарғы сорбциясы гидрогелдердің 5:1 ара қатынасы кезінде Amberlite IR120-AB-17-8 интерполимерлік жүйесінде 38,06 % , ПАҚ-ПЭИ (5:1) интергелдік жүйесінде  36,7 % бөлу дәрежесін көрсетті. Иттрий  иондарының жоғары бөлу дәрежесі  3:3 ара қатынасы КУ2-8- AB-17-8 интергелдік жүйесінде 60 % құраған. Алынған мәліметтер нәтижесінде техникалық ерітіндіден скандий және иттрий иондарын бөліп алу технологиясы жасалған;

- Синтезделген және өндірістік иониттердің сорбциядан кейінгі құрамы мен құрылысы физика-химиялық әдістермен (атомды эмиссиялық спектроскопия, ИҚ спектроскопия, термогравиметриялық анализ) дәлелденген. Индуктивті байланысқан атомды-эмиссиялық спектроскопия нәтижесінде скандий ионының көрсеткіші ПАҚ-ПЭИ интерполимерлі жүйесі бойынша 36,44 мг/л, Amberlite IR120-AB-17-8 39,7 мг/л. Иттрий ионының КУ2-8-AB-17-8 интерполимерлік жүйесіндегі нәтижесі 62,6 мг/л.

Автордың жеке үлесі. Әдеби зерттеулерді талдау, диссертациялық жұмыстың эксперименттік бөлігін орындау, талдаудың физика-химиялық әдістеріне қатысу, сонымен қатар алынған эксперименттік мәліметтер мен қорытындылауды жалпылау және түсіндірумен тұжырымдалды.

Диссертациялық жұмыстың апробациясы. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері химия және химиялық технология бойынша Х Халықаралық Бірімжанов съездінде баяндалды, Алматы, 2019, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.

Зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы.

Диссертациялық жұмыс техникалық ерітіндіден скандий және иттрий  иондарын алу үшін жоғары селективті полимерлі құрылымдар полиакрил қышқылының, полиметакрил қышқылының, поли-4-винилпиридиннің, полиэтилениминнің, Amberlite IR120 және катиониттер АВ-17-8, КУ 2-8  полимерлі гидрогелдерінің негізінде интергелдік жүйелерді құру және қолдану мүмкіндігі туралы зерттеулердің  аясын кеңейту. Жұмыс жасау  барысында скандий және иттрий иондарына қатысты жоғары селективті интергелді жүйелер құрылды. Жұмыс нәтижелері полимерлі гидрогелдерді өнеркәсіптік жағдайда синтездеуге және олардың негізінде интергелдік жүйелерді құруға мүмкіндік туғызады.

Полиакрил қышқылы, полиметакрил қышқылы, поли-4-винилпиридин, полиэтиленимин гидрогелдері, Amberlite IR120, АВ17-8, КУ2-8 негізінде жасалған интерполимерлі жүйелері өнеркәсіптік ерітінділерден скандий және иттрий иондарын алу технологиясында қолдану үшін ұсынылуы мүмкін.

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері 12 жарияланымда, оның ішінде Scopus базасына енгізілген (Materials, процентиль – 67 %, Q2) халықаралық ғылыми журналында 1 мақала,  ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған республикалық мамандандырылған басылымдарда 3 мақала және тағы басқа реcпубликалық басылымдарда 4 мақала, халықаралық ғылыми конференцияларда 4 мақала жарияланды. Жұмыс нәтижелері бойынша бірлескен авторлықта пайдалы моделге 2 патент алынды (2021/0075.2, 2021/0750.2).

Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен және мемлекеттік бағдарламалармен байланысы. Ә.Б. Бектұров атындағы Химия ғылымдары институты «Полимерлердің синтезі және физика химиясы» зертханасында, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің «Физика-химиялық зерттеулердің әдістері» инженерлік бейінді зертханасында және Металлургия және кен байыту институты «Аналитикалық химия» зертханасында жүргізілді. Ғылыми-зерттеу жұмыстары AP05131451 «Гидрометаллургияның өнеркәсіптік ерітінділерінен сирек жер металдар иондарын топтап бөліп алу технологиясын жасау» (2018 - 2020), AP08856668 «Функционалды полимерлер мен молекулалық импринтингтің қашықтықтан өзара әрекеттесу әсеріне негізделген сирек кездесетін металдар иондарын алудың түбегейлі жаңа әдістерін жасау» (2020-2022) мемлекеттік гранттық қаржыландыру бағдарламасы аясында орындалған.

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, әдеби шолудан, бастапқы материалдар және ерітінділер, талдау әдістері мен зерттеу әдістемелері бөлімінен, тәжірибелік бөлімнен нәтижелері мен оларды талқылау баяндалған. Диссертация 118  беттен, 46 сурет және 23  кестеден,  161 түпнұсқасынан тұратын ғылыми-техникалық әдебиеттер тізімінен және қосымшадан құралған.

1 ӘДЕБИ ШОЛУ

1.1 Сирек жер металдары скандий және иттрий элементтерінің қолданылу салалары

Менделеев периодтық жүйесіндегі лантаноидтар тобына жататын реттік нөмірі 57-ден 71-ге дейінгі элементтер сирек жер элементтері ретінде белгілі. Сондай-ақ скандий және иттрий элементтері де осы топқа жатады. Бұл атау олардың сиректілігіне, құрылымдық шарттарына және геологиялық құрылымына байланысты берілген [1]. Бұл элементтер жеңіл сирек жер элементтері (лантанннан европийге дейінгі элементтер) және ауыр сирек жер элементтері (иттрий және қалған лантаноидтар) болып екі топқа бөлінеді. Скандийдің иондық радиусы кішкентай болғандықтан бұл аталған екі топқа да жатпайды. Сирек жер металдары (СЖМ) - электроника, экологиялық таза энергия, аэроғарыш, автомобиль және қорғаныс сияқты әртүрлі өнеркәсіптік қосымшаларда қолданылады.

Сирек жер металдары ұялы телефондарда, теледидарларда, компьютерлерде, автомобильдерде, реактивті ұшақтарда және басқа да көптеген өнімдерде қолданылатын заманауи электрониканың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. СЖМ сонымен қатар люминесцентті және каталитикалық қасиеттеріне байланысты жоғары технологиялық және "жасыл" өнімдерде кеңінен қолданылады. Сирек жер металдары (СЖМ) электроника, экологиялық таза энергия, аэроғарыш, автомобиль және қорғаныс сияқты әртүрлі өнеркәсіптік салаларда қолданылады [2]. Төмендегі суретте 2021 жылғы мәлеметтерге сәйкес (1-сурет) сирек жер металдарын өндірісте пайдаланудың негізгі түрлері көрсетілген. Ең көп қолданылатыны - тұрақты магниттер (постояный магнит) (38%), содан кейін катализаторлар (23%), шыны жылтырататын ұнтақ және қоспалар (13%), металлургия және қорытпалар (8%),  керамика, пигменттер және глазурь (5%), люминофорлар (3%), және басқа да өнімдердің үлесіне тиесілі (4%).

Сурет 1- Сирек жер металдарының қолданылуы 2021 ж. [2]

Сирек жер металдары иттрий және скандий үлкен ғылыми және экономикалық қызығушылық тудырып отыр, олардың қасиеттері ерекше құрылымдық және функционалды материалдарды жасауға негіз бола алады. 	Бұл металдар жоғары технологиялық өндірістер саласына белсенді болуымен сипатталады, оларды қолдану үлкен сұранысқа ие. Мұндай жоғары технологиялық өндірістерге кішірейтілген электронды бұйымдар мен олардың негізіндегі жаппай өндіріс өнімдері: талшықтар, фосфорлар, детекторлар, мұнай өңдеу және автомобиль өнеркәсібіне арналған катализаторлар, заманауи қару-жарақ жүйелері, "балама" электр көздері, электр аккумуляторлары, батареялар, конденсаторлар, құрылымдық қорытпалар, керамика және т.б. жатады.

Скандий алюминиймен қорытпалар түзеді, ал дәнекерлеу кезінде металдың коррозияға төзімділік, икемділік, механикалық сипаттамалары айтарлықтай жақсарады және жұмыс температурасы екі есе артады. 2% скандий бар алюминий қорытпасы (superalloy) - заманауи авиациялық техникаға енгізіледі. Алюмоскандий қорытпаларын жасауға кеңестік және ресейлік ғалымдар үлкен үлес қосты. Бұл қорытпалар аэроғарыш қондырғыларында өте жақсы жұмыс істейді: жойғыш ұшақтар, көлік ұшақтары, ғарыш аппараттары және басқа да жоғары технологиялық өнімдер сонымен қатар автомобиль қозғалтқыштары мен денелері, гольф клубтары мен бейсбол биттері, спорттық велосипедтер мен мотоциклдер рамалары - күш, беріктік пен жеңілдіктің үйлесімі қажет болған жерде кең қолданыс табуда. Скандий - магний, титан, никель, кобальт, хром, вольфрам, цирконий негізіндегі жоғары беріктігі мен коррозияға төзімділігі бар қорытпалардың құрамдас бөлігі ретінде қолданылады [3].

Скандийдің тағы бір қолдану саласы - қатты оксидті отын элементтері, оларда скандий цирконий катодтарында қоспа ретінде қолданылады және бұл катодтар иондық өткізгіштіктің жоғары болуын қамтамасыз етеді. Скандий оксиді шамдардың жоғары жарықтығын қамтамасыз етеді, ал ScI3 скандий иодиді шамдар спектрін күндізгі жарық спектріне жақындатады, ал мұндай шамдар теледидар мен стадиондарда жарықтандыру үшін қолданылады. Скандий оксиді сонымен қатар төмен индукциялық ферриттер өндірісінде, оптоэлектроника үшін әйнек өндірісінде және күн батареяларын өндіруде қолданылады. Скандий композиция түрінде көп қабатты рентген айналарын өндіру үшін қолданылады: скандий-вольфрам, скандий-хром, скандий-молибден. Скандий теллуриді термоэлементтер өндірісі үшін перспективалы материал ретінде қарастырылады, өйткені оның жылу-электр қозғаушы күші жоғары, тығыздығы төмен және беріктігі жоғары. Рений (балқу температурасы 2575°C дейін) және рутениймен (балқу температурасы 1840°C дейін) скандийдің жоғары температураға төзімді және тығыздығы тиімді қорытпалары белгілі.

Скандий қорытпаларын қолдану салалары

- Металлургия

- Оптоэлектроника: германатты шынылар өндірісі

- Спорттық жабдықтар өндірісі

- Авиациялық өнеркәсіп

- Зымыран туралы ғылым

- Микроэлектроника

- Ядролық энергетика

- Медицина

- Лазерлік материалдар өндірісі

- Күн батареяларын өндіру

- МГД-генераторлар өндірісі

- Рентген айналарын өндіру

- Отқа төзімді материалдар өндірісі

- Фианит өндірісі

- Радиоэлектрондық өнеркәсіп

- Люминофор өндірісі

Скандийді қолданудың ең маңызды екі бағыты - қатты оксидті отын элементтері (ҚООЭ) және скандий алюминий қорытпаларында.

Қатты оксидті отын элементтері (ҚООЭ) - скандийдің негізгі қолданыстарының бірі. Бұл отын элементтері жылу шығарумен үздіксіз ішкі реакциялар арқылы энергияны өте арзан және тиімді өндіре алады. Қатты оксидті отын элементтері (SOFC ағыл.) арзан табиғи газбен жұмыс істей алады және бұл элементтердің жалпы қуаты әр киловатт-сағат үшін бір центтен тұрады.

Сонымен қатар, скандий-алюминий қорытпалары көптеген салаларда үлкен сұранысқа ие. Қорытпаның бұл түрі жеңіл және берік, оны ұшақтарда және басқа да қосымшаларда қолдануға болады. Сонымен қатар скандий-алюминий қорытпаларын 3D басып шығару принтер жасауда қолдануға болады, бұл заманауи үлгілерде толығымен металдан жасауға мүмкіндік береді. Скандий элементінің жеңілдігі мен беріктігіне байланысты, бірқатар өзге де салаларда жоғары сұранысқа ие. Оларға мыналар жатады:

2016 жылдан 2026 жылға дейін скандий металлы нарықта сұраныс негізінде келесі салаларда қажеттілікке ие болады [4]:

- Қатты оксидті отын элементтері

- Электроника

- Керамика

- Жарықтандыру

- Фосфорлы ЭЛТ (дисплейлер)

- 3D басып шығару принтер

- Басқа да салалар (химиялық өңдеу, спорттық тауарлар және жеңіл көлік өнеркәсібінде)

Электроника: скандий-лазерлік материалдың маңызды бөлігі гадолиний, скандий, галлий гранаты қоспаларында. Бұл қоспаларда иттрийден және алюминийден жасалған ұқсас материалға қарағанда үш есе тиімді болады деп болжанады. Сонымен қатар, скандийді компьютер ажыратқыштарында қолдануға болады.

Керамика: скандий карбидінің шамамен 20 пайызын титан карбидімен араластыру арқылы алуға болады.

Жарықтандыру: табиғи жарыққа ұқсас жоғары қарқынды жарық жасау үшін пайдалы маңызды металл. Скандий күн сәулесіне жақын радиацияның кең спектріне ие және камераларды жарықтандыру үшін, сонымен қатар, кино және теледидар студияларын жарықтандыру үшін өте қолайлы.

Фосфор және дисплейлер: скандий қосылыстары көбінесе теледидар мен компьютер мониторларындағы ион – белсендіргіш ретінде қолданылад, фосфор алмастырғыш ретінде, себебі скандий теледидар дисплейлерінде қолданылатын қызыл жарқыраған материалды белсендіре алады. Алайда, скандий бағасы жоғары болғандықтан қазіргі таңда кеңінен қолданыс таба алмай отыр.

Сонымен, скандий құрамы жағынан да, қолданылуы жағынан да иттрийға өте жақын екенін атап өткен жөн. Әлем иттрийдің жетіспеушілігіне тап болады деген болжамдарды ескере отырып, скандий энергияны үнемдейтін жарықтандыру жүйелерінде және химиялық тазарту технологияларында иттрийдің орнын басатын құрал ретінде қолданылуы мүмкін. Негізінде кейбір жағдайларда скандий иттрийға қарағанда тиімді. Скандий электр энергиясын  жақсы өткізеді және ол  жарықта жақсы жұмыс істейтіні белгілі. Қазіргі уақытта скандийдің бағасы иттрийдан шамамен 100 есе жоғары, бірақ скандийдің салыстырмалы артықшылықтарын ескере отырып, металл құнының жетіспеушілігін азайтуға болады.

Скандийдің жаһандық нарығындағы көш бастап тұрған мемлекеттер: аймақтық сегментті талдау (кіріс, нарық үлесі және өсу қарқыны, 2016-2026 жылдарға дейінгі болжам) [5].

- Солтүстік Америка (АҚШ және Канада)

- Еуропа (Франция, Ұлыбритания)

- Азия-Тынық мұхиты аймағы (Қытай, Жапония)

- Оңтүстік Америка (Бразилия, Аргентина)

- Таяу Шығыс және Африка

Әлемдік нарықтағы скандий өндірісіндегі негізгі жетекші компаниялар:

- Australian Mines Ltd

- Galileo Resources

- Sigma-Aldrich

- Stanford Materials Corporation

- Platina Resources Limited

- Cathay Advanced Materials Limited

- Scandium International Mining Corp.

- Treibacher Industrie AG

- Atlantic Equipment Engineers (Micron Metal Inc.)

- Orbite Technologies Inc.

- GFS Chemicals

- Hunan Oriental Scandium Co. Ltd

- Alfa Aesar

Иттрий - бірқатар ерекше қасиеттерге ие металл және бұл қасиеттер бүгінде оның өнеркәсіпте кеңінен қолданылуын және болашақта одан да кең қолданылуын анықтайды. Таза иттрийдің қоспаларында созылу күші шамамен 300 мПа (30 кг/мм2) құрайды. Иттрий металының да, оның қорытпаларының да өте маңызды қасиеті-химиялық белсенді болғандықтан, иттрий ауада қызған кезде оны одан әрі тотығудан 1000°C-қа дейін қорғайтын оксид пен нитрид пленкасы түзіледі. Иттрий медицинада кеңінен қолданылады, соның ішінде радиофармацевтикалық препараттар, лазерлер және имплантант жабындарын жасауда. Құрамында иттрийі бар бірқатар материалдар, соның ішінде иттрий фторидінің нанобөлшектері бактерияға қарсы қасиеттерге ие және имплантацияланған беттердегі бактериялардың тіндерге қосылуын  азайту үшін қолданылуы мүмкін. Иттриймен тұрақтандырылған цирконий оксидін дентальды имплантаттарға арналған материал ретінде қолданады.

Иттрийдің қолданылуының негізгі түрлері керамика, металлургия және фосфор болды. Керамика саласында иттрий қосылыстары негізінен подшипниктерде және тығыздағыштарда, үздіксіз құю саптамаларына арналған. Жоғары температуралы отқа төзімділіктерде, реактивті қозғалтқыш жабындарында, автомобиль қозғалтқыштарындағы оттегі датчиктерінде және тозуға төзімді және коррозияға төзімді кесу құралдарында қолданылды.

Иттрий қыздыру элементтерінің қорытпаларында, жоғары температуралы суперөткізгіштерде және қорытпаларда қолданылады. Стоматологиялық және медициналық хирургиялық процедураларда, сандық байланыста, қашықтық пен температураны өлшеу, өнеркәсіптік кесу және дәнекерлеу, сызықты емес оптика, фотохимия және фотолюминесценция кезінде қолданылатын алюминий-гранатты лазерлік кристалды қорытпа құрамындағы иттрий металы маңызды компонент болып табылады. Иттрий фосфорлы қосылыстарда жалпақ дисплейлер мен жарықтандырудың әртүрлі қосымшалары үшін қолданылады [6].

1.2 Скандий және иттрий элементтірінің табиғатта таралуы

Скандий шашыраңқы таралған және аз мөлшерде 800-ден астам минералдың түрлерінде кездеседі. Бұл Скандинавияда өте сирек кездесетін және жиналатын торвейтит минералының негізгі компоненті және уран зауыттарының қалдықтарынан (құм қалдықтары) ілеспе өнім ретінде алуға болады. ИМГРЭ (Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (Сирек жер элементтерінің минерологиясы, геохимиясы және кристаллохимиясы институты)) деректері бойынша тортвейтит құрамында грейзендер иттриймен (191г/т) және скандиймен (50-150г/т) байытылған. Ресейдегі флюорит шикізатын байыту қалдықтарында (Алтай өлкесіндегі) табылған. Алайда, скандийдің негізгі және әлеуетті өнеркәсіптік көздері ретінде, қосалқы өндірудің типтік элементі ретінде уран кендерінің, титан шикізатының (ильменит, рутил, титан магнетиті), фосфаттардың, бокситтердің, вольфрамиттің кен орындары қарастырылады. Скандий өнімдерін жедел өндіруді ұйымдастыру үшін неғұрлым нақты нысандар жұмыс істеп тұрған үш өндірістің қалдықтары немесе жаңартылатын техногендік ресурстары: бокситтердің қызыл шламдары болып табылады. Негізгі элемент ретінде скандий бар минералдардың салыстырмалы түрде аз екендігі белгілі бірақ силикаттар, фосфаттар және оксидтерден тұратын он жеті минералдары анықталған. Силикаттар иносиликатқа (мысалы, каскандит Ca(Sc,Fe2+,Si3O8(OH)]), циклосиликат (мысалы, баццит [Be3(Sc,Fe3+,Mg)2Si6O18], соросиликат (мысалы, тортвейтит [(Sc,Y)2Si2O7]) және ортосиликат (эрингаит [Ca3Sc2(SiO4)3]) жатады. Фосфаттарға сусыз және сулы түрлері кіреді, мысалы претулит [ScPO4] және колбекит [ScPO4*2H2O]. Құрамында скандий оксидтері бар бірқатар заттар табылды және оның рельефтік түрі көпшілігі аллендит сияқты метеориттерде кездеседі. Бұл минералдар сирек кездеседі және жоғарыда сипатталғандай, жер бетіндегі скандийдің көп бөлігі басқа минералдардың құрамдас бөлігі ретінде кездеседі [7-8]. Скандий таралуының шашыраңқы сипаты элементтің орташа құрамымен бекітіледі: жер қыртысында 6,0 ppm кларк, магмалық жыныстарда - шамамен 5,5 ppm кларк. Магмада скандийдің Sc жинақталуы магмалық процестің кейінгі кезеңдерінде жүреді деп саналады, ал скандий негізінен магмалық жыныстардың қара түсті минералдарында шоғырланған. Ең үлкен құрам пироксениттерде (130-195 ppm дейін) және габброидтарға (49 ppm дейін) тән. Магматиттердің негізгі тау жыныстары минералдарында (пироксендер, мүйіздендіргіш (роговая обманка), биотит) 65-130 ppm дейін, магматогендік ильмениттер - 70 ppm дейін, метасоматикалық ильменит - 20 ppm дейін кездеседі. Скандий және иттрий элементтерінің кейбір кристаллофизикалық сипаттамалары 1-кестеде  көрсетілген.

Кесте 1 - Скандий және иттрий элементтерінің кейбір кристаллофизикалық сипаттамалары   (Комиссарова, 1966; Каплан, 1967; Зеликман, 1962; 1967; Андреева, 1962; Химик анықтамалығы, 1971 бойынша)

| Элемент | Қайнау 0С температурасы, °С | Тығыздығы, г/см3 | Ион заряды | Ион радиусы, Å | Атом радиусы, Å | Электрөткізгіштік ккал/г-атом | Ионизациялау потенциалы, кв\М |  | Стандартты электродтық потенциал, В | Координациялық сан (КС) | Ашылған жылы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I қадам бойынша | III қадам бойынша |  |  |  |
| Sc | 1538 | 2,985 | 2+, 3+ | 0,83(3+) | 1,61 | 200 | 6,54 (I) | 2,464 | Sc3+/Sc –2,077; Sc3+/Sc2+ –1,49; Sc2+/Sc –1,72 | 6 | 1879 |
| Y | 1525 | 4,34 | 3+ | 0,83(3+) | 1,80 | 160 | 3,38 (I) | 20,60 | Y3+/Y –1,205 | 6 | 1794 |

Магмалық жыныстардың негізгі генеративті минералдарындағы скандий және иттрий элементтерінің мөлшері туралы мәлімет 2-кестеде көрсетілген [9].

Кесте 2 - Жер қыртысындағы скандий (Sc) және иттрий (Y) элементтерінің және магмалық жыныстардың кейбір түрлерінің кларктары, ppm

| Элемент | Жер қыртысы | Ультранегізді жыныстар | Негізгі |  | Габбродолерит | Долерит | Гранодиорит | Гранит | Нефелин сиениттері | Риолит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базит | Андезит |  |  |  |  |  |  |
| Sc | 17 | 12 | 30 | 18 | 28,43 | 29,34 | 0,13 | 6,5 | 3,0 | 7,5–13 |
| Y | 32 | 2 | 23 | 25 | 17,8 | 15,50 | 36 | 50 | 17 | 35,8 |

Скандийдің әр түрлі миниралды жыныстарда шашыраңқы күйде кездесетіндіктен, оны тау-кен кәсіпорындарының қалдықтарынан өндіруге тура келеді. Скандий көмір мен мұнайдың күлінде кездеседі. Зерттеудің заманауи әдістері сирек жер металдарының шикі мұнайдағы шоғырлануын анықтауға мүмкіндік береді. Ханты-Мансийск ұлттық округінің шикі мұнай құрамындағы микроэлементтер туралы мәліметтерде скандий, иттрий және т.б. СЖМ мөлшері келтірілген: Sc (0,52-2,49 ppm), Y (0,05-0,08 ppm), La (0,20–1,08 ppm), Th (0,010–0,015 ppm), U (1,24–6,54 ppm) [10].

Сирек  жер металдары минералды топ  (церий немесе иттрий тобы) элементтерінің құрамында жоғары мөлшерде, сонымен қатар аз мөлшерде де кездеседі. Иттрий минералдарына мыналар жатады: эвксенит (Y, Er, Ce, U, Pb, Ca) (Ti, Ta, Nb)2(O, OH)6 – титан-танталониобат, ксенотим YPO4 – фосфат, иттросинхизит (Y, Ce) FCO3·CaCO3 – фторокарбонат. Қазіргі уақытта монацит, бастнезит, эвксенит, лопарит сирек кездесетін өнеркәсіптік шикізат болып саналады. Минералдардағы негізгі құнды компоненттердің массалық үлесі 3-кестеде көрсетілген [11-13].

Кесте 3 - Құрамында иттрий бар негізгі кен минералдарының химиялық құрамы

| Компоненттер | Құрамы, масс.% | Компоненттер | Құрамы, масс.% |
| --- | --- | --- | --- |
| Монацит |  |  |  |
| Ln2O3 | 50–68 | ZrO2 | 7 |
| P2O5 | 22–31 | SiO2 | 6 |
| Y2O3 | 5 | ThO2 | 35 |
| Эвксенит |  |  |  |
| Nb2O5 | 18,3–33 | (Y, Pr)2O3 | 16,3–28,8 |
| Ta2O5 | 1,0–25,0 | Ce2O3 | 0,4–9,5 |
| TiO2 | 17–26 | CaO | 0,1–2,3 |
| UO2 | 2,6–16 | UO3 | до 12 |
| ThO2 | 1,5–4,7 | H2O | 1,4–4,0 |
| Ксенотим |  |  |  |
| Y2O3 | 25–34 | P2O5 | 25–27 |
| As2O5 | 1–2,5 | Gd2O3 | до 14 |
| Иттросинхизит |  |  |  |
| Ln2O3 | 45–50 | СО2 | 23–25 |
| Ca | 10–11 | F | 6–7 |
| Y2O3 | 30–35 | – | – |

Сирек кездесетін металдардың әлемдік экономикалық ресурстарының көп бөлігі ҚХР мен АҚШ-тың бастнезит кен орындарында шоғырланған.

Сурет 2 - Сирек жер металдарының қоры млн. т. [14]

СЖМ-ның ірі ресурстары (2-суретте) Аустралия, Бразилия, ҚХР, Үндістан, Малайзия, ОАР, Шри-Ланка, Тайланд және АҚШ-тағы монацит кен орындарында кездеседі [14].

СЖМ-ның көздері ксенотим, ионды-абсорбциялық кендер, лопарит, фосфориттер, апатиттер, қайталама монацит, эдиалит, чералит кен орындарына және уран өндірісінің қалдықтарында шоғырланған. Атап айтқанда, СЖМ - ның ірі қорлары ТМД аумағында орналасқан. Қытай әлемдегі ең үлкен ресурстарға ие. Бұл елде әлемдегі сирек кездесетін металдардың барлық қорының 40% - ы шоғырланған. ЖМҚ нарығында Қытай ерекше орынға ие, ол табиғи шикізат қорларының ауқымдылығына да, оның алуан түрлеріне де негізделген: мұнда бастнезит, монацит және ионды-абсорбциялық кендер жатыр. ҚХР-ның солтүстігіндегі Ішкі Моңғолияда темір-ниобий кен орындарында сирек кездесетін металдардың негізгі ресурстар шоғырланған. ҚХР оңтүстігінде олар Сычуань провинциясындағы бастнезит кендерінің қорымен және Цзянси мен Гуандун  провинцияларындағы ион сіңіру кендерімен байланысты. Сирек жер элементтері шикізатының әлемдегі ең ірі көзі-Қытайдың табиғи қорларының көп бөлігі орналасқан "Bayan Obo" кен орны. Бұл кен орнындағы темір кенін өндірудің жанама өнімі негізінен жеңіл сирек кездесетін металдардан тұратын бастнезитті концентраттар болып табылады. Қытайдың оңтүстігінде өндірілетін  ионды-абсорбционды кендер иттрийге және ауыр лантаноидтарге бай. Қазіргі уақытта сирек кездесетін шикізат қоры бойынша әлемде екінші орында Ресей. Ресейдің Кола түбегі, сонымен қатар Катугинск, Томторск, Чуктуконск және т.б.  жерлерінде СЖМ-ға бай кен орындары орналасқан. Ал АҚШ СЖМ табиғи қорлары бойынша әлемде үшінші орын алады. Бастнезиттің ірі кен орны – «Mountain Pass» Калифорния штатында. Елде Вайоминг штатында лантаноидтар мен иттрий тобындағы барлық металдардан тұратын «Bear Lodge» ірі кен орнында геологиялық барлау жұмыстары жүргізілуде [15]. Сирек жер металдарының ірі кен орындары 4-кестеде көрсетілген.

Кесте 4- Сирек жер металдарының ірі кен орындары

| № | Кен орындары | Мемлекет | Кен орындарының типі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bayan Obo | Қытай | Карбонатиттер |
| 2 | Weishan | Қытай | Бастнезит- бариттік өзектер |
| 3 | Maoniuping | Қытай | Бастнезит- бариттік өзектер |

4-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Xunwu Longnan | Қытай | Латеритті саздар |
| 5 | Chavara | Үндістан | Монацит, жағалаудағы шөгінділер |
| 6 | Perak | Малайзия | Ксенотим, оловянные россыпи |
| 7 | Mountain Pass | АҚШ | Бастнезит-бариттік карбонатиттер |
| 8 | Ловозеро | РФ | Сілтілі кешендердегі лопарит |
| 9 | Актыз | Қырғызстан | Полиметалл кен орны |
| 10 | Northern | Шри Ланка | Монацит, жағалаудағы шөгінділер |
| 11 | Orissa | Үндістан | Монацит, жағалаудағы шөгінділер |
| 12 | Eneabba | Австралия | Монацит, жағалаудағы шөгінділер |
| 13 | Capel Yoganup | Австралия | Монацит, жағалаудағы шөгінділер |
| 14 | Mount Weld | Австралия | Латеринизированный карбонатит |
| 15 | Dubbo | Австралия | Өзгертілген сілтілі кешендер |
| 16 | North Stradboke Island | Австралия | Монацит, жағалаудағы шөгінділер |
| 17 | Elliot Lake | Канада | Құрамында ураны бар конгломераттар |

1.3 Скандий иттрий элементтерінің физика-химиялық қасиеттері

Скандий - сары реңі бар күміс түсті жеңіл металл. Скандий Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінің 3 тобының негізгі, кіші тобында орналасқан. Скандий атомы 1s22s22p63s23p63d14s2  электрондық құрылымдық формуласымен өрнектеледі. Скандий өзінің қосылыстарында үш валенттілік көрсетеді. Тақ реттік нөмірі бар элемент ретінде оның тек бір табиғи изотопы болады. Жасанды радиоактивті изотоптардың ішінде скандий жартылай шығарылу кезеңі 85 күн болатын 46Sc изотобы  үлкен қызығушылық тудыруда. Скандийді алғаш рет металл түрінде Э.Фишер 1937 жылы қызметкерлерімен бірге бөліп алды. Ұзақ уақыт бойы скандий тапшы металл болды, бұл оның қасиеттерін зерттеу мүмкіндігіне кедергі туғызды. Алайда, соңғы жылдары металл скандий мен оның қосылыстарының химиялық және физикалық қасиеттерін зерттеуге арналған көптеген жұмыстар жүргізілуде. Скандий металы - бұл жаңа кесілген күміс жылтырлығы бар металл, ол ауада тез тотығады. Оның негізгі қасиеттері -жұмсақ металл, тазалығы 99,5% және одан жоғары (оттегі болмаған кезде) механикалық соғуға, илектеуге, майыстыруға оңай [15]. Скандийдің химиялық қасиеттері алюминийдің қасиеттеріне ұқсас. Көптеген қосылыстарда скандий (Sc) +3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ауадағы ықшам металл бетіне оксид пленкасымен жабылған. Қызған кезде фтор, оттегі, азот, көміртек, фосформен әрекеттеседі. Бөлме температурасында хлормен, броммен және йодпен әрекеттеседі. Скандий ионы Sc3+ ионы түссіз диамагниттік, сулы ерітінділердегі координациялық саны 6-ға тең. Скандий гидроксиді екідайлы (амфотерлі) болып табылады және көп мөлшерде қышқылдарда, сілтілерде  ериді, сұйылтылған аммиак ерітіндісімен реакцияға түспейді. Скандийдің қосылыстары  хлориді, бромиді, иодиді және сульфаты суда жақсы ериді, ерітінді ішінара гидролизге ұшырайды, ал сусыз тұздардың ылғалдануы жылу бөліне жүреді. Скандий фториді және скандий фосфаты суда ерімейді. Скандийдің карбиді, нитриді, фосфиді, сульфиді және карбонаты суда гидролизге ұшырайды. Скандийдің органикалық қосылыстары термиялық салыстырмалы түрде тұрақты, бірақ суда мен ауада өзгеріске ұшырайды. Олар негізінен Sс-C сигма-σ байланыстары арқылы байланысқан және алкил туындылары мен полимерлі циклопентадиендермен әрекеттеседі. Скандийдің төменгі тотығу күйі бар қосылыстары да белгілі (+2, +1, 0). Ең қарапайымдарының бірі-қара көк қатты CsScCl3. Бұл затта скандий атомдары арасындағы байланыс көрсетілген. Скандий моногидриді ScН газ фазасында белгілі. Сондай-ақ, скандийдің төменгі тотығу күйлері органометалл қосылыстарында кездеседі. Скандий негізінен оксидтер түрінде вольфрам, қалайы, титан, уран кендерінде, ал скандийдің бокситтерді гидро - және пирометаллургиялық жолмен өңдеу арқылы алынады. Скандий оксидтері жоғары температурада хлорланады немесе фторланады, содан кейін  металл скандийді (шығымы ~ 99,5 %) оның хлоридін немесе фторидін металл кальциймен термиялық өңдеу арқылы алады.  Скандийді (133,3·10-6 Н/м2) жоғары температурада 1600-1700°С вакуумда дистилляциялайды [16]. Скандий оксиді жылдам жұмыс істейтін компьютерлердің жад элементтеріне арналған феррит өндіруге қолданылады. Радиоактивті  скандий изотобы (46Sc) нейтронды активтендіру анализінде және медицинада қолданылады. Төмен тығыздығы мен жоғары балқу температурасы бар скандий қорытпалары зымыран мен ұшақ құрылысында құрылымдық материалдар ретінде маңызды, ал скандий қосылыстарының бірқатары фосфор, оксидті катодтар өндірісінде, шыны және керамика өндірісінде, химия өнеркәсібінде (катализатор ретінде) және басқа салаларда қолданылуда.

Иттрий-химиялық элементтердің периодтық жүйесінің үшінші тобының қосалқы кіші топша элементі, атомдық нөмірі 39. Иттрий Y (Yttrium) белгісімен белгіленеді. Иттрий қарапайым-ашық сұр түсті металл. Екі кристалды модификация түрінде кездеседі: магний түріндегі алтыбұрышты торы бар α-Y, және α-Fe типті кубтық көлемдік центрленген торы бар β-Y, α, β, β ауысу температурасы 1482 °C.

1794 жылы фин химигі Юхан Гадолин алды. Ғалым иттрий оксидін иттрий деп атаған, Иттербит минералы швед атауы бойынша Иттербю елді мекені құрметіне берілген. Иттрий оксидінде иттрийден басқа тербий және эрбий оксидтерінің қоспасы бар екенін Карл Мосандер 1843 жылы дәлелдеді. Ол Y2O3  осы қоспалардан тұратынын атап өтті. Иттрий металын алғаш рет 1828 жылы ғалым Фридрих Велер алды және құрамында эрбий, тербий және басқа да лантаниоидтар қатарына жататын басқа да қоспалардан тұратынын анықтады. Табиғи иттрий 89Y тұрақты бір ғана изотобынан тұрады. Қосылыстарда +3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Жер қыртысындағы иттрий мөлшері 2,8∙10-3% (ең көп таралған 30 элементтің қатарына кіреді). Иттрий сирек жер элементтерінің көптеген минералдарының құрамына кіреді. Иттрийдің балқу температурасы шамамен 1500°C, тығыздығы 4,47 г/см3, қаттылығы Бринелл шкаласы бойынша 628 мПа, серпімділік модулі 66 гПа, ығысу модулі 264 гПа, Пуассон коэффициенті 0,265, сығылу коэффициенті 26,8∙10-7 см2/кг. Иттрий металы өңдеуге оңай болып келеді. Иттрий минералды қышқылдарда оңай ериді. Иттрий металы қайнаған суда, ауада тез тотығады, ал 400ºС-тан жоғары температурада металда қара жылтыр тығыз орналасқан оксид пленкасын орап, массада тотығуға жол бермейді. Иттрий (III) оксиді иттрийлі ферриттерді дайындауда, радиоэлектрикада, есту құралдарында, жад ұяшықтарында қолданылады. Иттрий оксиді - керамика, катализаторлар өндірісінде, зергерлік бұйымдар жасауда, оптикалық лазерлерде қолданылады [17].

Қазіргі уақытта иттрий гидроксиді (Y(OH)3), иттрий оксиді (Y2O3) өте жоғары балқу температурасына байланысты (2410°C), сілтілік қасиет көрсетеді, химиялық тұрақты, сыну көрсеткіші жоғары (>1.9), диэлектрик беріктігі жоғары (>3mv/см), қолдану аймағы кең болғандықтан оны сирек кездесетін жер иондарымен оңай қосуға болады. Иттрий гидроксиді жоғары температура үшін толқындық буферлік қабат ретінде қолданылады [18].

1.4 Скандий және иттрий элементтерін алу әдістері мен технологиясы

Қазіргі таңда сирек жер металдарын кеннен шығару үшін пиро және гидрометаллургиялық технологиялар қолданылады.  Пирометаллургиялық технологиялармен салыстырғанда гидрометаллургиялық әдістердің өзіндік артықшылықтары бар, себебі бұл әдістердің металды шығару дәрежесі жоғары, оңай басқарылады және тазалығы жоғары өнімдер береді [19].

Гидрометаллургиялық әдістерге тұндыру, экстракция, адсорбция және ион алмасу технологиялары жатады. Тұндыру - бұл сирек жер металдарын шығарудың ең қарапайым әдісі, бірақ бұл әдістің бірқатар кемшіліктері бар. Мысалы, қажетті металды алу үшін химиялық реагенттердің көп мөлшерін талап етеді, тұнба түзіледі және де концентрациясы төмен металдар үшін тиімсіз [20]. Еріткішпен экстракциялау әдісі әр түрлі ағын сулардан  металдарды алу үшін қолданылады. Сирек жер металдарын алу үшін экстрагенттің көптеген түрлері зерттелген, соның ішінде ди (2-этилгексил) фосфор қышқылы [21], Cyanex 301, Cyanex 302 [22] және Cyanex 923, Cyanex 925 [23]. Алайда қолданыстағы экстрагенттер экстракция барысында басқа да металдарды қоса шығаратындықтан сирек жер металдарының қажетті таза мөлшерін алуды қиындатады [24].

Адсорбция – бұл адсорбент бетіне сирек жер элементтерінің иондары жиналып молекулалық жұқа қабат түзетін әдіс. Адсорбциялық әдістермен  металдарды жоғары  сұрыпты бөлуге және жоғары концентрациялық мәнге қол жеткізуге болады [25]. Сирек жер элементтерін бөліп алу үшін адсорбент бетінде метал иондарына сұрыпты функционалды топтар қолданылады. Сол себепті әртүрлі адсорбциялық колонкалар қажет болуы мүмкін [26]. Адсорбция концентрациясы төмен ерітінділерденде металдарды шығара алуы мүмкін, сондықтан бұл әдісті өндірістік ағынды суларды тазарту үшін қолдануға болады. Бұл өз кезегінде сирек жер элементтерін өндірістік ерітінділерден оңтайлы экстракциялап, қоршаған ортаның ластануын азайтуға мүмкіндік береді [27]. Сулы ерітінділерден сирек жер элементтерін шығару үшін көптеген органикалық және бейорганикалық адсорбенттер қолданылды, мысалы цеолит [28], кремний диоксиді [29], наноматериалдар [30], белсенді көмір [31] және арзан материалдар [32].

Активтелген көмір органикалық және бейорганикалық ластағыштарды шығаруда кеңінен қолданылып жүрген адсорбент [33]. Бұл адсорбенттің беттік қабаты үлкен (әдетте 800-1500 м2/г) және беттік қабаты әр түрлі функционалды топтардан (мысалы, карбоксилдер, фенолдар, хинондар, лактондар) тұрады [34]. Бірақ белсенді көмірдің өзінің сирек жер элементтеріне сұрыптылығы төмен. Сондықтан белсенді көмірдің адсорбциялық қабілетін жоғарылату үшін сұрыптылығы төмен оттекті топтарды функциялау, көміртекті нанотүтікшелердің көмегімен көміртекті адсорбенттің беттік қабатын модификациялау қажет. Белсенді көмірді KMnO4-мен модификациялап, сулы жүйелерден сирек жер элементтерін шығаруға қолдануға болады [35]. Көміртекті адсорбенттің адсорбциялық қасиетін көтеруге Янничелли Зубиани басқада авторлармен бірлесіп пентаэтилен аминді пайдалануды ұсынған. Бұл өңделген адсорбентпен сулы жүйеден La ионын экстракциялауда адсорбциялық қасиетінің екі есе жақсарғанын көрсеткен [36]. Алайда, көміртекті адсорбенттердің нарықтағы бағасы жоғары болғандықтан өнеркәсіпте қодану тиімсіз [37]. Олар коммерциялық ион алмастырғыштардан арзан болғанымен, биологиялық қалдықтардан алынған сорбенттерден анағұрлым қымбат [38]. Сондықтан сорбциялық қасиеті көміртекті адсорбенттерге сәйкес, бірақ шығыны аз сорбенттер зерттелді.

Биосорбенттер

Биосорбенттерге табиғи материалдар, өндірістік қалдықтар, ауыл шаруашылығы қалдықтары, өсімдік материалдары және биоматериалдар жатады. Хитозандар - хитиннің деацетилденуінен алынған белгілі табиғи полисахарид. Ол кездейсоқ байланысқан D-глюкозамин және N-ацетил-D-глюкозамин бірліктерінен тұрады [39]. Хитозанның құрамындағы амин, ацетамидо және гидроксил топтары металды тиімді байланыстыруға мүмкіндік береді. Хитозан ауыр металдар мен органикалық бояғыштарды шығаруда кеңінен зерттелген [40]. Соңғы жылдары хитозан таза және түрлендірілген түрінде сирек жер элементтерімен [41-42] актинидтерді өндірістік және ядролық қалдықтардан қалпына келтіру үшін қолданылуда. Мысалы, фосфор ұнтағы қалдықтарын экологиялық қалпына келтіруге және сирек жер элементтерін қайта өңдеуге дигликолам қышқылымен түрлендірілген хитозан губкалары қолданылған. Y3+ және Eu3+ иондары үшін максималды сорбциялық сиымдылығы сәйкесінше 40,7 және 79,0 мг/г болған. Бұл осы әдістің сирек жер элементтерін шығаруға тиімді екенін көрсетеді [43]. Хитозанды лигандамен түрлендіру арқылы алынған гибридті адсорбентті La (III), Y (III) және Sc (III) иондарын шығаруда пайдалану [44] сулы жүйелердегі сирек жер элементтеріне хитозан қосылыстарының тиімді адсорбент екенін көрсетті.

Алайда биосорбенттерді органикалық реагенттермен функциялау процесі көп еңбекті қажет етеді және тазалығы жоғары органикалық реагенттерді талап етеді, мұндай реагенттер салыстырмалы түрде қымбат. Сондықтан алынған гибридті биосорбенттер арзан материалдар қатарына жатқызуға келмейді, бұл биосорбциялық әдістердің артықшылығын төмендетеді [45].

Гидрогелдер

Соңғы жылдары құрылымы үшөлшемді кеуекті полимерлі гидрогелдер сирек жер металдарының иондарын судан немесе сулы жүйелерден  шығаруға арналған адсорбенттер ретінде сипатталып жүр [46]. Бұл үшөлшемді гидрофильді полимерлер судың көп бөлігін сіңіре алатындықтан, суда жақсы ісінеді және физикалық құрылымы өзгермейді. Гидрогелдер құрылымындағы карбон қышқылы, амин, гидроксил және сульфон қышқылының тобы сияқты гидрофильді функционалды топтардың есебінен сирек жер элементтерін сорбциялап комплекс түзетіндіктен, оларды сулы жүйелерден метал иондарын шығаруға қолдануға болады [47]. Өнеркәсіп және ауылшаруашылығы салаларында қанықпаған акрил қышқылы мен метакрил қышқылының мономерлері (құрылымы 3-суретте көрсетілген) негізінде алынған суперабсорбентті гидрогелдер [48]  кеңінен қолданылады.

а) акрил қышқылы        б) метакрил қышқылы

Сурет 3 – Акрил қышқылы мен метакрил қышқылының мономерлерінің құрылымы

Ванг және оның әріптестері карбоксиметилцеллюлоза негізінде алынған жасушалы гидрогелдердің сирек жер элементтерінің иондарына сорбциясын зерттеген. 4-суретте көрсетілген жасушалы гидрогелдер 30 минут ішінде   La (III) және Ce (III) иондары үшін максималды сорбциялық мәнге 384 мг /г және 333 мг /г  жеткен.

(а және d) сандық фотосуреттері, (b және c) конфокальды кескіндері және (e) Ван мен әріптестерінің сканерлі электронды микроскоппен алған  зерттеу нәтижелері

Сурет 4 - Жасушалы гидрогелдер [49]

Сахинер және оның әріптестері су жүйелерінен UO2+ және Th4+ иондарын шығару үшін 4-винилпиридинмен (4-ВП) 2-гидроксиэтилметакрилат (ГЭМА) және магнитті композиттер негізінде алынған гидрогелдерге зерттеу жүргізген [50]. Синтезделген гидрогелдерді сулы ерітінділерден UO2+ және Th4+ иондарын бөлуге пайдалануда себебі,  4-ВП-нің азот атомы метал иондарымен комплекс түзе алады, қосымша зарядталған гидрофобты топтар құра  алады және оңай полимеризацияға ұшырайды. Бұл гидрогелдердің металл иондарымен әрекеттесуін күшейтеді. Гидрогелдердің уранды сіңіру механизмі 5-суретте көрсетілген.

Сурет 5 - Уранның байланысу механизмі [50]

Сулы жүйелерден металл иондарын шығару үшін интергелді жүйелерді қолданудың келешегі зор. Себебі қолданыстағы аналогтармен салыстырғанда интергелді жүйелердің бірқатар артықшылықтары бар. Маңызды артықшылықтары: гидрогелдердің сұрыптылығын белгілі бір ионға өзгерту мүмкіндігі, гидрогелдердің иондарды сорбциялау жылдамдығын бақылау мүмкіндігі, гидрогелдердің регенерациясы мен иондарды бөлудің салыстырмалы жылдамдығы, иондарды бөлудің жоғары сұрыптылығы [51-56]. Гидрогелдермен адсорбциялау әдісі сулы ерітінділерді ластағыштардан тазалаудың арзан әрі қолайлы әдісі. Гидрогелдерді бірнеше рет қайталап сорбцияда пайдалануға болатындықтан, қоршаған ортаға бөлінетін улы қалдықтардында мөлшері өте аз болады. Сол себепті бұл осы әдісті техникалық-экономикалық тұрғыдан маңызды және коммерциялық тұрғыдан тиімді етеді [57].

1 – тұз ерітіндісі, 2 – полипропиленді мембрана, 3 – қышқылдық гидрогель, 4 – негіздік гидрогель

Сурет 6 - Интергелді жүйе құру сызбанұсқасы

Молекулалық таңбалы полимерлер

Молекулалық таңбалы полимерлер (МТП немесе молекулалық импринтинг) - бұл жоғары молекулалық тануға қабілетті полимерлі материалдарды дайындау үшін кеңінен қолданылып жүрген әдіс. Молекулалық импринтингке негізделген полимерлер мақсатты молекуланың пішіні мен химиялық жадысын көрсетеді. Мұндай полимерлер алу үшін (7-сурет) алдымен функционалды топпен ковалентті немесе ковалентсіз байланысқан мақсатты молекуланың шаблоны немесе матрицасы бар полимер синтезделеді, одан кейін синтезделген полимерден молекула шаблоны алынып тасталады да орнында қайта байланысуға мүмкіндік беретін комплементарлы қуыстар қалады. Бұл молекулалық импринтингке мақсатты молекула бар үлгімен әсер еткенде,  полимер матрицасындағы комплементарлы қуыстар қажетті ионды сіңіріп алады. Молекулалық импринтинг процесінде полимерлік адсорбенттің сұрыптылығы функционалды мономерлердің ерекшелігіне, координациялық геометриясына, мақсатты иондардың координациялық санына және олардың зарядтары мен өлшемдеріне негізделген [58, 59].

Сурет 7 - Молекулалық импринтинг алу процесі [60]

Соңғы жылдары металл иондарын молекулалық таңбалы полимерлермен шығару әдістеріне бірқатар зерттеулер жүргізілген [61-66]. Юсоф және оның әріптестері Pr (III), Nd (III), Sm (III), Eu (III) және Gd (III) экстракциясында адсорбент ретінде La-ион импринтингті полимелерді қолданған. Зерттеу нәтижелері бұл әдістің радиусы мен зарядтары бірдей басқа иондарға қарағанда сирек жер элементтерінің иондары үшін сұрыптылығы өте жақсы екенін көрсеткен [67]. Долак әріптестерімен N-метакрилоиламидо фолий қышқылы негізінде синтезделген молекулалық таңбалы полимерлермен әртүрлі лантаноидтардың қатысында сулы ерітіндіден Nd(III) ионын сорбциялау процесіне зерттеу жүргізген. Полимермен Nd (III) иондары арасында 30 минутта байланысу тепе-теңдігі орнап, максималды сорбциялық мәнге (14,6 мг  Nd (III)-1 полимерге) жеткен [68].

Молекулалық таңбалы полимерлердің жан-жақты қолданылуы, атап айтқанда өндірістік ерітінділерден, ағынды сулардан, топырақтан және тамақ үлгілерінен металл иондарын сұрыптап шығару, бөліп алу және сүзу зерттеудің жаңа бағыттарын ашуға мүмкіндік берді. МТП-дің көптеген артықшылықтары бар, мысалы, мақсатты молекулалар немесе иондар үшін жоғары сұрыпты, әр түрлі ортада тұрақты және оңай синтезделеді. Дегенмен, әлі де толық шешілмеген мәселелер бар, мысалы, синтезден кейін нашар өңделетіндігі, молекулалық орталықтардың әртүрлілігі, сорбциялық және десорбциялық процестердің күрделілігі [69-70].

Скандийді адсорбция әдісімен шығару. Құрамында скандий, церий, лантан және алюминий бар үлгілік ерітіндіден скандийді бөліп алу үшін Нгием әріптестерімен гликоль амин қышқылы негізінде синтезделген шайырды қолданған. Сорбциядан кейін скандийді 80°C температурада 2,0 M HCl ерітіндісімен шығарған. Нәтижесінде скандийдің максималды концентрациясы 540 мг/л-ге жетіп, ерітіндідегі скандийдің концентрациясынан 27 есеге артқан. Бұл моназитті өңдеу кезінде түзілетін сулы ерітінділерден скандийді қалпына келтіруге болатынын көрсетеді [71-73].

Цзясянь Ма әріптестерімен лизинмен түрлендірілген (Fmoc-SBA-15) мезопоралы материал дайындап, Sc3+ сорбциясын тексерген. БET (Брунауэра-Эммета-Теллера) әдісі бойынша беткі ауданы, кеуектің диаметрі және жалпы кеуектің көлемі сәйкесінше 223м2/г, 58,2  және 0,35 см3 /г екені анықталды. Sc+3 адсорбциясы алғашқы 10 минут ішінде көтеріліп, жүйеде тепе-теңдік орнаған [74].

Қазақстан Республикасында өндірістік ерітінділерден сирек жер элементтерінің  иондарын сұрыптап шығару үшін ионалмастырғыш шайырлар кеңінен қолданылады. Қолданыстағы ионалмастырғыш шайырлар көбінесе сырттан (АҚШ, Франция) алынады. Бірақ бұл ионалмастырғыштардың металл иондарын шығару дәрежесі айтарлықтай жоғары емес және регенерациясы күрделі әрі көп уақытты талап етеді.

Иттрий  қазіргі  таңда  «Дәрумендердің  дәрумені»  ретінде  қолданылады.  «Болат дәрумендері» деп хром, ванадий, молибден және басқа да легирлеуші металдарды айтады. Иттрийдің аз мөлшерінің қосылуы осы «дәрумендердің» қасиетін одан ары жақсартады. Иттрий никель, хром, темір, молибден негізіндегі қорытпалардың отқа төзімділігін арттырады, баяу балқитын металдар – ванадий, тантал, вольфрам және олардың негізіндегі қорытпалардың иілгіштік қабілетін өсіреді, титанды, мысты, магнийлі және алюминийлі қорытпаларды едәуір беріктендіреді.  Жоғары коррозиялы беріктілікке ие жеңіл магний-иттрийлі қорытпадан (9% иттрий) ұшу аппараттарының әртүрлі бөлшектері мен түйіндерін дайындайды [75-76]. Елімізде иттрийдің шикізат қоры бар болуы және оны бөліп алу технологияларының жетілдіру жұмыстарының жүргізілуі Қазақстанның СЖМ-ды экспортқа шығарушы елдерді ішінде көшбасшы болуына мүмкіндік береді.  Қазақстан үшін сирек металдардың кен орындарын игеру және олардың негізіндегі өндіріс – еліміздің индустриялық-инновациялық дамуының жаңа бағыты болып табылады, бұл республикада жоғары  технологиялық өндірістерді  құруға  әкеледі  және  ол  еліміздің әлемдегі  СЖМ  нарығында  өз  орнын  табуға мүмкіндік береді. Иттрий сирек жер металдарының қатарына жататындықтан, жер қыртысында жекелей емес, кен түрінде басқа да сирек жер металдарымен араласқан күйде кездеседі. Сондықтан, оны бөліп алудың барынша эффективті әдісін қолдану маңызды. Сирек металдар -өндірісіндегі  қазіргі  жағдайдың  ерекшелігі:  нарықтық  экономика жағдайларында  тұтынушылардың  сұраныстары  уақыт  бойынша  да,  өнім  номенклатурасы бойынша да үнемі өзгеріп отыруда. Сонымен қатар, 3-4 сирек жер элементтерін алу үшін басқа да қалған элементтерді бір уақытта оқшаулау  арқылы барлық концентраттың толық бөлінуін жүргізуге тура келеді. Бұл СЖЭ-нің мәні болып табылады: табиғатта олар жеке емес, 17 элемент түрінде кездеседі. Иттрийдің маңызды  шикізат  көзі  болып  алюминий  өндірісінің  қызыл  шламы, красноуфим монациті,  апатит [77-79], пайдаланылған люминесцентті лампалар сияқты [80] т.б. өнеркәсіптік қалдықтар саналады. СЖМ мен иттрий концентратының ұтымды технологиясын жасау үшін оны құрамында сапасы  мен  саны  бойынша  тұрақты  емес  бірнеше  өнімі  бар  кешенді  шикізат  ретінде қарастыру керек. Иттрийді ерітіндіден  бөлу  және  концентрлеудің  қазіргі  таңда  тұндыру,  сорбциялық, экстракциялық, электрохимиялық және хроматографиялық әдіс-тәсілдері бар. Иттрий  және  басқа  да  СЖМ-ды  бөлудің  заманауи  сызбалары  барынша  эффективті әдістерді: сұйық экстракция, ион алмасу және ионды флотацияны қолдануға негізделген. СЖM-ның концентраттары  немесе  кальцирленген  қалдықтар  әдетте  бейорганикалық қышқылдармен  өңделеді,  содан  кейін  сілтісіздендірілген  ерітіндіден  жеке  сирек  жер элементтері  немесе  осы  металдардың  қоспалары  сұйық  экстракция  әдісімен    бөлінеді. Экстракциялау үшін әртүрлі класты коммерциялық экстрагенттер пайдаланылады. Сұйық  экстракция  кезінде  ерітінді  компонентті  органикалық  фазаға  ион  алмасу реакциялары  (ион  алмастырғыш  экстрагенттер)  немесе  сольватация  арқылы  (нейтралды экстрагенттер, мысалы, ТБФ) бөлінеді. Гидрат түзілудің төменгі  рН  аймағында,  металл  катионы  органикалық  фазаға  катионалмастырғыш реагенттермен ауысады [81-85]. СЖМ технологиясында әртүрлі  экстракциялық  жүйелер  және  барлық  негізгі класстардағы   (бейтарап   экстрагенттер,   органикалық   қышқылдар   және   негіздер) экстрагенттер  қолданылады.  Иттрийді экстракциялық бөлуде  катионалмастырғыш экстрагенттерді қолдану тиімді [86-89].

1.5 Сызықты полимерлер мен гидрогелдердің комплекстері

Полимерлік торлар үш өлшемді құрылымға ие. Гидрогелдер арнайы қосындының көмегімен полимерлі тізбектерді бір-бірімен байланыстыратын көпір ретінде қызмет ететін торлаушы агенттер (кросс-агенттер немесе торлайтын агенттер) көмегі арқылы синтезделеді (8-сурет) [90].

R1 радикалы - алкил, арилалкил,
R2, R3 радикалдары - алкил немесе бирадикал

Сурет 8 - Торлайтын агенттер

Диссоциацияға қабілетті гидрофильді макромолекулалардан құралған полимерлік тор өзін-өзі қалай ұстау керек екенін қарастырайық. Полиакрил қышқылы негізінде синтезделген торлы құрылымы туралы айтайық [91]. Бұл реакция нәтижесінде функционалды топтары толықтай диссоциацияланатын натрий полиакрилатынан тұратын тор алынады.

Карбоксил топтары бар полимерлік торлардың сумен қатынасында электролиттік диссоциация жүреді. Бұл реакция тек тордың ішіне жеткілікті мөлшерде су енген жағдайда, тор ісінуге тиісті болғанда орын алады. Бұл үрдіс – сулы ортада тордың ісінуі тігілген полимерлік жүйенің бірден бір басты ерекшелігін көрсетеді [92]. Полимерлік гидрогелдердің ең үздік үлгілерінің ісіну дәрежесі 10000 г/г-ға жетеді, яғни 1 грамм құрғақ зат 10 000 грамм суды бойына сіңіре алады. Өндірістік масшабта шығарылатын медико-гигиеналық мақсатта қолданылатын  гидрогелдердің ісіну дәрежесі шамамен 500 г/г деңгейінде. Тігілген және сызықты полиакрил қышқыл арасында интерполимерлік реакция зерттелінген, осыған сәйкес сызықты және тігілген полидиметиламиноэтилметакрилат және полиэтиленимин жұмыстарда қарастырылған. Торланған және сызықты полиэлектролиттердің әрекеттесуі рН ерітіндісінің зерттеу аралығында гель көлемінің өзгеруі қоса жүретінін көрсетілген. Мысалы, сілтілік ортада сызықты  ПАҚ гелінде контракция жүреді, рН<10 болған жағдайда сызықты ПАҚ-ның  жиырылуы байқалады. Сызықты ПЭИ мен тігілген ПАҚ әрекеттесуі рН=5-10, болған жағдайда орын алады. Сол кезде рН≥11,5 болған жағдайда ПАҚ гелінің ПЭИ сіңіруі мүлде байқалмайды. Сызықты полиэлектролиттердің арасындағы реакция жүретін рН аймақтарында торланған және сызықты полиэлектролиттердің терең әрекеттесуін айтып өткен жөн. N-изопропилакриламид-акрил қышқылы мен полиаллиламин сополимері негізінде гидрогелдердің комплекс түзілу мүмкіндігі [93] рН 5,6-8,9 аралығында зерттелінді. Бұл рН-тың төмен және жоғары мәндерінде сызықты полимердің гелмен әрекеттесуі байқалмайды.

Карбоксил немесе сульфо-топтары бар бесінші генерациялы әлсіз торланған қатты ісінетін полианионды гелдермен протондалған полипропилениминді дендримерлермен әрекеттесуі қарастырылған. Дендримерлер мен тордың арасындағы комплекс тұзды байланыстармен тұрақталған, гель арасындағы полиэлектролиттік комплексте түзілген полианионды гелдермен зарядталған дендримерлердің тиімді сорылуы байқалған [94].  Бұндай комплекстер дендримерлер мен  торлардың эквимольді буындардың көлемін байланыстырады, торлар мен дендримерлердегі барлық ионогенді топтар бір-бірімен тұзды байланыстар түзеді. Бұл әлсіз тігілген полиэлектролиттер үшін барлық бесінші генерациялы дендримерлі молекулалары толығымен өткізгіш екенін білдіреді. Төменгі және жоғарғы генерациялар үшін поликомплекс гелдерінде дендримерлі молекулалардың орналасу мен сорылу іс-әрекетінің түбегейлі айырмашылығы бар. Жоғары генерациялы дендримерлердің сорылуы фронтальды түрде гелдердің жиналып күрт жиырылуы арқылы жүретін үрдіс. Бұл үрдістің кинетикасы фронтальды әртекті реакциялардың сипаттамаларында жақсы жазылған. Бірінші генерациядағы дендримерлердің сіңірілуі Фиктің диффузиялық теңдеуімен сипатталады және поликомплекстердің гелдерінде дендримерлердің тепе-теңдікпен таралуына әкеледі. Бесінші генерациядағы дендримерлер үшін дендримерлер мен тордың топологиясының ерекшеліктеріне жататын сіңірілу үрдісінің кинетикалық баяулауы анықталған. Сол сияқты [95] әлсіз тігілген полианионды торлармен дендримерлі молекулаларының белсенді сіңіру процесіне төртінші және бесінші генерациядағы Astromol полипропилениминді дендримерлерге зарядтар өлшемінің әсері зерттелінген. Дендримерлердің бейтараптану дәрежесінің төмендеуі, әлсіз зарядталған дендримері бар  полиэлектролитті комплекстің ауқымды байытылуы көрсетілген. Қарама-қарсы зарядталған торлары бар дендримерлердің сорылу шарттары тәуелділігінен «ядро-қабықша» түрдегі макроскопиялық гетерогенді құрылымдар, немесе көлемі микрометрлі дендримерлердің молекулалары, кластерлердің торларымен байланысқан гелдің матрицасында тепе-тең орналасуымен сипатталатын микрогетерогенді композиттер түзілетіні табылған. Сондай микрофазалы қабатталған жүйелердің құрылымы лазерлік шашырату әдісімен зерттелінген. Олардың  жоғары реттілігі немесе басқа қосалқы гетерофазалық жүйелердің пайда болу себептері талқыланған.

2-метил-5-винилпиридин және акрил қышқылының полиэлектролиттік гелдері мен сополимерлердің әрекеттесуі арқылы стехиометриялық қатынастағы полиэлектролиттік комплекстер алынды [96].  Түзілетін комплекстердің құрамына полиамфолитке комплементарлы полиқышқылдардың функционалдық топтарының табиғатының әсері табылған. Полиметакрил қышқылы гелін қарастырғанда,  жағдайында СН3-топтарының болуына байланысты, оның құрылымының ерекшелігінің нәтижесінде гидрофобты әрекеттесулердің маңызды үлесіне байланысты комплекстүзілуге маңызды сипат берілді. Полиамфолиттердің NH+-топтары және ПАҚ және ПМАҚ гелдерінің СОО- топтарының арасындағы тұзды түйісу нүктелерінің бір уақытта жүруінің нәтижесінде, сонымен қатар, екі құрам бөліктерінің карбоксиль топтарының арасында сутектік байланыстардың пайда болуынан және гидрофобты әрекеттесулерден комплекстер тұрақты болады. Сызықты және торлы полиэлектролиттердің қатысында жүретін интерполимерлік реакциялардың басқа ерекшелігі қарама-қарсы зарядталған гелдің көлемінде сызықты полиэлектролиттің әр түрлі орналасуында.

Полиакрилат гелі мен ПЭИ гелі арасындағы реакциялар мысалдарында, екі қабатты бөліп алу мүмкіндігі көрсетілген – құрылымның комплексін анық көрсететін тығыз сыртқы қабат және құрамында сызықты полимері жоқ ішкі қабат [97].

Поли-2-акрилоамидо-2-метилсульфонат натрий және поли-N,N-диаллил-N,N- диметиламмоний хлориді сызықты ПАҚ және бесінші генерациядағы поли(пропилениминді) дендримендердің әрекеттесуі арқылы  осыған ұқсас көріністер жұмыста анықталған. Әрекеттесуші құрам бөліктердің эквимольді қатынастарында ішкі қабатта стехиометриялық емес интерполиэлектролиттік комплексі бар ПАҚ немесе дендимерлермен байытылған және жоғары ісінетін гелдің ішкі ортасы әрекеттеспейтін, макроскопиялық екі фазалы жүйенің түзілуі жүреді. Қоршаған ортаның рН-ын өзгерткенде және пенетранттардың иондалу дәрежесін арттырғанда поликомплексті гелдің көлемінде олардың қайта орналасуы байқалады. Соның нәтижесінде полиэлектролиттік гелдің барлық көлемін алатын ПЭК түзіледі.

Ең маңызды сұрақтардың бірі  сызықты полииондардың гель көлемінде таралу үрдісінің молекулалық механизмі. Жұмыстарда бұл механизмді түсіндіру мақсатында екі болжам қарастырылған. Бірінші кезеңде шектеуші саты болып гелді қоршап тұрған ерітіндіден еркін полииондардың реакция аймағына бұрын түзілген полиэлектролиттік комплекстің (ПЭК) қабатына диффузия (еркін тасымал) есептеледі.  Екінші механизм бойынша ПЭК-тің сұлбасына енген сызықты полииондардың  гелдің ішіне қарай жылжуы эквивалентті, бірақ қашық орналасқан бір аймақтардан басқа аймақтарға «эстафеталық» (сатылап) тасымалдау арқылы жүзеге асады [98].  Авторлардың айтуы бойынша, ПЭК-гел бөлігінің бетінде орналасқан сызықты полииондар оларға байланысқан қарама-қарсы зарядталған тор сегменттерін басқаларына ауыстырады, бос және гел түбіне орналасады. ПЭК қабатына ауысу интерполимерлік реакция нәтижесінде бос орындар туындатады, басқаша айтқанда төмен молекулалық қарама-қарсы иондардың эквивалентті сандарымен қоршалған тордың зарядталған аудандары. Бұл фрагменттер сол механизмдер бойынша  ПЭК-ерітінді бөлшегінің бетінде ПЭК қабаты арқылы ерітіндіден түсетін бос сызықты полииондармен көшіріледі.  Поли-N-этил-4-винилпиридин бромиді, полиэтиленимин гелі, натрий полиакрилаты сияқты поликатиондар негізінде бірқатар жүйелердің зерттеу нәтижелері мынандай қорытынды шығаруға мүмкіндік берді, ол қарама-қарсы зарядталған гелдерде сызықты полиэлектролиттердің бағытталған белсенді тасымалы олардың  интерполимерлік алмасу реакциясының көмегі арқылы торлы полиэлектролиттің бір аймағынан екіншісіне «сатылық», «эстафеталық» ауысу жолымен іске асады. Гель қоршаған ерітіндіде [99]  бәсекелес төмен молекулалық электролит концентрациясының өсуіне байланысты, сіңірілу жылдамдығының маңызы төмендейді. Осыған байланысты, тор ішіне сызықты макромолекулалардың бағытталған транспортының негізгі себебі реакция кезінде қарастырылып отырған полиионның химиялық потенциялының өзгеруі. Сонымен қатар, сіңірілетін полииондардың конформациясы гель фазасындағы сызықты тізбектердің тасымалдану жылдамдығын анықтайды [100]. Полимер макромолекуласы мен еріткіш молекулалары арасындағы тартылу күшінен полимерлік тізбектер сегменттерінің арасындағы өзара тартылу күші басым болатын, термодинамикалық «нашар» еріткіштерде ғана полимерлі гелдердің күрт жиырылуы белгілі [101].

Полиэлектролиттік торлар үшін қарама-қарсы иондардың энтропия үлесі де қарастырылды [102].   Жұмыстарда сызықты полимерлер шоғырының артуы тордың өзгеруі ғана емес, сонымен қатар, басқа да эффектілердің болуына әкелетіні көрсетілген.  Нашар еріткіштің қолданылуы тор ішіне сызықты полимердің өтуін қамтамасыз етеді және соңғының үлкен шоғырында секірмелі ыдырауды туғызады. Жақсы еріткіште қайтымды ауысым жүруі мүмкін. Полиэлектролиттік торларда конформациялық өзгерулер секірмелі сипат көрсетеді (бірінші түрдегі фазалық ауысым) және тор тізбектеріндегі зарядтар санының өсуіне байланысты секіру амплитудасы артады. Сызықты полимер тізбегінің ұзындығында кейбір мәндерден көп күрт ауысу тізбектің зарядталмаған иілгіштілігімен жүзеге ауысуы мүмкін.

Полимерлі ерітіндіде және балқымада полимерлік торлар күйінің теориялық сипаттамасы жұмыста [103] жасалған. Тордың еркін энергиясы әрекеттесу энергиясының мөлшерінде көрсетілген (Fәр.) және тор тізбектерінің серпінді деформациясы (Fэн.) есептелген. Есептеулер Флори-Хаггинстің стандартты торлы үлгілері аясында жүргізілді.  Тор үлгісінің тепе-теңдік көлемдері оның Осмос қысымына нөлге тепе-теңдік шартынан анықталған. Сызықты полимер мен беттескен тор әрекеттесуінің бейтермиялық жағдайында, сызықты тізбектер  = 0 мен және сызықты полимер мен әрекеттесу параметрінде гель үнемі ісінеді.  Тордың ісінуіне екі режим жіктелген: 1)  P  m0 болған жағдайда, гель субтізбектерінің ісінуі есептелген көлем эффектісіне байланысты (Р – сызықты полимердің полимерлену дәрежесі, m – тордың сызықты аудандарының орташа полимерлену дәрежесі, 0 – бастапқы реакциялық қоспадағы мономердің көлемді үлесі, кезінде); 2) P  m0  болған жағдайда, ұзындығы жеткілікті тізбектердің балқымасында көлемді әрекеттесулердің қалқалануы жүреді. Тор-сызықты полимер әрекеттесу тұрақтылырдың артуына байланысты тордың көлемді параметрлерінің өзгеруінің әр түрлі сапалы екі жолын күтуге болады: гелдің ақырындап сығылуы немесе күрт жиырылуы (коллапсиялануы).

Ферроин және темір иондарының әрекеттесуі арқылы гелдердің абсорбциондық қабілеттері мен конформациялық күйінің салыстырмалы зерттеулер жүргізілді [104]. Fe2+ иондары полиметакрил қышқылдары гелдерімен қатар  N-винилкапролактам және N-винилимидазол негізіндегі гелдермен де тиімді сіңірілетіні байқалған. Сонымен қатар, полиметакрил қышқылдарының гелдері сығылады, ал N-винилкапролактам және N-винилимидазол негізіндегі гелдер ісінеді. Гелдердің иммобилизацияланған фенантролин мен Fe2+ иондары әрекеттесуі арқылы комплексонның тиімді абсорбциясы мен гель көлемінде Fe2+-фенантролин комплекстерінің түзілуі жүреді, бұл гелдердің жиырылуын туындатады. Полиметакрил қышқылы гелдері ферроин мен әрекеттесуі комплекстің абсорбциясы үш компонентті комплекстердің түзілуі мен гелдің күрт жиырылуы қатар жүреді. Гель көлемінде үш құрам бөлікті комплекстер түзілуінің тиімділігі олардың алыну әдістеріне байланысты емес [105] екендігі табылған.

1.6 Полимерлік торлардың металдармен комплекс түзуі және олардың сирек торланған полимер - полимерлік қосылыстармен әрекетесуі

Енгізу арқылы әрекеттесуші полимерлік торлар эмбинациялық екіторлы полимерден тұратын қаңқа секілді. Ендіру арқылы әрекеттесуші  полимерлік торлардың қарапайым полимерлік қоспадан, блок-сополимерлерден және жалғасқан полимерлерден екі белгісін бөліп көрсетуге болады: 1)  олар еріткіштерде ерімей ісінеді  2) олардың есте сақтау қабілеттері шектеулі  [106]. Енгізу арқылы әрекеттесуші полимерлік торларды синтездеуге көптеген жұмыстар арналған [107]. Енгізу арқылы әрекеттесуші полимерлік торлар бірінші полимер матрицасына тізбекті полимеризация арқылы ісіну жолымен екінші полимерді енгізгенде немесе екі мономер қоспасының полимеризациясы кезінде түзіледі. Осы кезде екі кеңістіктік гомополимер түзіледі – бұл екеуі бір-бірімен тығыз оралған торлар. Мұндай торлардың арасында химиялық байланыс болмайды, бірақ оларды ешқандай күшпен ажырату мүмкін емес. Енгізу арқылы әрекеттесуші полимерлік торларды екіншілік мономердің еркін шкалалы полимерлену әдісімен біріншілік полимер ішінде инициатор (химиялық реагенттер, сәулелену және жарық) мен тігуші агенттер қатысында дайындайды [108,109].  Егер полимеризация бірқалыпты жағдайда өтпесе, ендіру арқылы әрекеттесуші полимерлік тордың градиенті түзілуі мүмкін. Мұнда тордағы екінші полимер концентрациясының өзгеруі біріншілік гелдің ісіну және диффузиялану процесін баяулатады [110].  Ендіру арқылы әрекеттесуші полимерлік торлардың градиенттері жоғары беріктілікке ие және талшық түзу мен физика-механикалық қасиеттері жақсы органопластиктер түзуде болашағы зор.  Ендіру арқылы әрекеттесуші полимерлік торлардың тұрақтылығы градиент түзуге қатысатын интерполимерлік комплекстердің тұрақтылығына байланысты, яғни тізбектің құрылымы мен құрамы сияқты сыртқы қасиетіне де әсер етеді. Полиакриламидті енгізу арқылы әрекеттесуші полимерлік торлы гидрогелі мен ПАҚ 20°С жоғары температурада ісінеді, ал одан төмен температурада жиырылады. Ендіру арқылы әрекеттесуші полимерлік торлардың термосезімталдығы жоғары температурада сутектік байланыстардың үзілуіне негізделген.

Сонымен қатар, ассимметриялық процесс байқалады. Енгізу арқылы әрекеттесуші полимерлік торлы гидрогелдер метакриламидтің целлюлозамен, оксипропил-, гидроксиэтил-, цианоэтил-, гидразинодезоксицеллюлозамен полимерленуі немесе метиленбисакриламид қатысында алынған [111]. Мұндай гидрогелдер 0,5н.  NaOH ерітіндісімен ішінара сабындауға ұшыратты. Fe2+ және Сr6+ сорбцияланатын сулы және гидролизденген гидрогелдерді қолдану олардың сулы ерітіндіде катиондарға ерекше жоғары сорбциялық қасиет көрсетеді. Гидролизденген гидрогелдер Fе2+ ионына жоғары сәйкестік бар және Сr6+ иондарын толық ұстап тұра алады. Әлсіз зарядталған полимерлік торларға төмен молекулалық тұздардың әсері теориялық зерттелген [112]. Енгізу арқылы  әрекеттесуші полимерлік торлар металл иондарымен комплекс түзу механизмі мен әрекеттесу табиғаты күрделі қасиетке ие және түзілген комплекс көптеген факторларға әсер етеді макромолекулалық шумақтағы лигандты топтың әрекеттесушілігі, донорлық топтардың кеңістіктік орналасуы, биополимерлердің конформациялық күйі.   Әдебиеттерде сызықтық полимерлер мен берік тігілген макрокеуекті ионалмасушы шайырдың металл иондарымен әрекеттесуіне арналған тәжірибелік зерттеулер саны жетерлік екенін айта кету керек. Дегенмен, әлсіз тігілген гомогенді және гетерогенді құрылымды торлардың төмен молекулалы электролит иондарымен әркеттесуі жайлы деректер шектеулі [113,114].

Осы уақытқа дейінгі жүргізілген зерттеулер, негізінен торланған полимерлердің өздерінің қасиеттері мен олардың әр түрлі төмен молекулалық және сызықты макро молекулалармен әрекеттесу  заңдылықтарын анықтауға, талдауға бағытталған [115]. Торланған полимерлердің қасиеттерін қарастырғанда олардың торлану нүктесінің ортасында орналасқан буындардың сипаттамасына көңіл аудару қажет. Әр түрлі сұйық ортамен және басқа химиялық  заттармен әрекеттесу мүмкіншіліктері, негізінен осы буынды құрайтын полимер табиғатымен (иілгіштігімен, функционалдық топтардың қасиеттерімен, макромолекуладағы гидрофильдік-гидрофобтық қатынасымен) анықталады. Олар сутектік байланыстар мен  электростатикалық және гидрофобты әрекеттесулермен тұрақталады. Гидрогелдердің өзара байланыстары әлсіз болып келеді, олардың түйінді байланыстарының  арасында едәуір ұзын сызықты құрлымдыр болады. Осыған байланысты бұл жұмысты полимерлердің тігілген құрлымдарының электростатикалық және сутектік байланыстардың дисперсілік дәрежесі әр түрлі  поликарбон қышқылымен құрамында азоты бар полимерлік гидрогелдердің әрекеттесу ерекшеліктері және осы алынган полимерлермен айнымалы металл иондармен сорбциялық қасиеттері зерттелінген. Ісіну коэффициенттері әр түрлі гидрогелдердің қасиеттері сулы ортада зерттеледі. Бұл жұмыста екі гидрогелдің әрекеттесуін зерттегенде бұрындары екі тәсіл қолданылған: гель мен гелдің тікелей беттесу жазықтықтары орта  арқылы өзара әсер ету арқылы әрекеттесуі және қашықтықта орналасқан гидрогелдердің жанасу арқылы әрекеттесуін зерттеу. Екі беттің тікелей беттесуіне байланысты тұзды байланыстар түзіледі. Осы екі гелдің ісінуінің шектелуіне әкеледі, осыған байланысты тұзды байланыстары бар сызықты аудандары жанасатын беттерді ісіндірмейді. Бұл ПЭИ шекарасында түзілген қос электрлік қабаттың электростатикалық өзгеруіне байланысты болар. Ал қымбат металл иондарының әсері төмендегідей. Гидрогельдер сызықты аналогтар мен қою тігілген құрылымдарға қарағанда өзіне ғана  тән қосылыстармен ерекшеленеді. Сызықты полимерлердің макромолекулары сұйық ортада белсенді қозғала алатындығымен ерекшеленеді. Гидрогелдерде макромолекула тізбегінде шектелген белсенділік бар. Сондықтан толық басымдылық жоқ деуге болады. Осы себепті гидрогелдер басқа полимерлі жүйлерге қарағанда, барлық қаситтері бойынша ерекшеленеді [116].

Функционалды полимердің бағалы металл иондарымен әрекеттесуі жөніндегі жұмыстар көптеп кездеседі. Бұл жұмыстардың көпшілігі сызықты полимерлер мен тігілген құрамдардың комплекстүзгіштігіне арналған. Гидрогелдер сызықты аналогтар мен қою тігілген құрылымдарға қарағанда өзіне ғана тән қосылыстармен ерекшеленеді. Сызықты полимерлердің макромолекулары сұйық ортада белсенді қозғала алатындығымен ерекшеленеді. Гидрогелдерде макромолекула тізбегінде шектелген белсенділік бар.

1.7  Табиғаты әр түрлі тізбектері бар интергелді комплекстер

Сополимерлер негізіндегі гидрогелдердің тәртібі олардың құрамына кіретін функционалдық топтардың табиғатымен, химиялық ерекшеліктеріне байланысты. Сополимерлер тізбекте мономерлер буындарының орналасу тәртібі бойынша ретті, статистикалық, телінген және блокты болуы мүмкін. Сополимерлердің негізгі мономерлі тізбектерінің құрылуы бойынша, иондық және сутектік байланыстармен тұрақталған, ішкімолекулалық комплекстер түзу ерекшеліктеріне ие.

Қазіргі уақытта телінген сополимерлерді болашақты гетерополимерлі функционалдық материалдар деп қарастырады және бұндай жүйелерге қызығушылық артып келеді. Полимерлік құрам бөліктердің тізбек ұзындығы мен химиялық табиғатының өзгеруі арқылы олардың құрылымы мен қасиетін реттеу мүмкіншіліктерінің ауқымдылығы, сонымен қатар негізгі макромолекуланың қаңқасының жан-жағында телінген тізбектердің орналасуы мен көлеміне (тығыздығына) байланысты. Полимерлер серіктесі мен кооперативті әрекеттесуге қабілетті химиялық комплементарлы макромолекулалар, сополимерлердің функциялары телінген байланыстар, құрылымдар мен қасиеттерін өзгертуге маңызды мүмкіншіліктерін ашады. Бұндай сополимерлерді жоғары молекулалық комплекстердің ерекше класы – интермолекулалы полимерлік комплекстер деп қарастыруға болады [117-120].

Гидрогелдердің телінген сополимерлері екінші полимердің бүйір тізбектеріне телінген, негізгі тізбектегі мономерлі буындар мен молекулааралық байланыс түзуге қабілетті және негізгі полимердің тігілген тізбектерінен тұрады.

Бір тордың тізбегінде интерполимерлік комплекс түзуге қабілетті қосылыстар үлкен қызығушылық туғызады. Зерттеулерде радикалды сополимерлену арқылы сулы-спиртті ортада молекулалық массасы әртүрлі метакрилатты бисмакромономерлі полиэтиленоксидпен метакрил қышқылы гидрогелдері алынды. ПЭГ тізбегінің соңы ПМАҚ тізбегімен байланысқан екі түрлі тармақталудың үш функционалды буындарынан түзілген торлар алынған. Оларды бүйір тармақтары ПЭГ пен телінген сополимерлер деп қарастыруға болады. Гидрогелдердің ісінуіне рН әсері зерттелінген. рН≤4 болған жағдайда гелдердің ісінуі айтарлықтай емес.

Интерполимерлік комплексте ПМАҚ мен ПЭГ сутектік байланыстармен байланысуы, рН-тың бұл аймағында гелдің күрт жиырылу күйінде болуы анық. рН 4-тен 6-ға дейін артқанда ісіну дәрежесінің күрт өсуі байқалады, ерітіндінің иондық күші қаншалықты төмен болса, амплитуда тербелісі соншалықты жоғары. Құрамында ПЭГ-тың мөлшері көп гидрогелдерде күрт жиырылу амплитудасы комплексте ПЭГ-тізбектері фрагменттерінің ісінуі, сонымен қатар, полиэлектролитті тізбектері ұзындығының төмендеуіне байланысты және зарядталған тордың ісіну қысымына қарама-қарсы иондардың үлесінен төмендейді. Телінген тізбектердің молекулалық массасының (ұзындығы) – маңызды сипаты түрлендіру кезінде телінген сополимерлердің қасиеттерін және құрылымдарын басқару.

Суда, диоксанда және этил спиртінде гидрогелдер ісінеді. рН 2,2 және 4,1 қышқылдық ортада торлардың ісінуі бірдей ПЭГ әртүрлі молекулалық массасына байланысты макродиизоцианат тігуші реагентінің ұзындығына тәуелді емес. Зерттеуші ғалымдар бұны ПАҚ және ПЭГ арасындағы гель ішіндегі комплекс түзілуінен деп түсіндіреді. Комплекс қышқылдық ортада тұрақты, ал рН=6-7 болғанда ыдырай бастайды.  рН-тың өсуіне байланысты полиқышқылдың иондалу дәрежесінің артуынан комплекстің диссоциациясы күшейеді. Комплекстің бұзылуына байланысты полиқышқылдың  теріс зарядталған СОО- топтары түзіледі  және гидрогелдің ісіну дәрежесі күрт өседі. Полиқышқылдың карбоксил топтары мен диоксан молекуласының бәсекелесіп әрекеттесуіне байланысты, диоксанда ПЭГ және полиқышқыл арасында комплекс түзілмейді. Осы себептен ортаның рН-ы қышқыл болғанда суға қарағанда, диоксанда ісіну дәрежесі жоғары болады. Сонымен қатар, ПАҚ әректтесуіне байланысты этил спирті ПЭГ бәсекелес болып табылады, соған сәйкес гелдің ісіну дәрежесі диоксан мен суға қарағанда спиртте төмен болады. ПАҚ-ПЭГ комплексінің бұзылуына байланысты екі тордың ісіну дәрежесінде айырмашылық пайда болады. ПЭГ-400-ың торына қарағанда, молекулалық массасы үлкен ПЭГ-тың торы көп ісінеді. Бұл тәртіпті екі себеппен түсіндіреді: 1) макродиизоцианатта ұзындықтары әртүрлі ПЭГ тізбегі; 2) ПЭГ молекулалық массасы үлкен болуынан тор тігілу дәрежесінің төмендеуі. Авторлар нәтижелерді талдап құрамында ПЭГ бар макродиизоцианат және полиқышқыл негізінде полимерлі торлардың ісінуін анықтаушы фактор ПАҚ және ПЭГ тізбектерінің арасында комплекстүзілу болып табылады деп қорытынды шығарды. Сонымен қатар, этофиллин және парацетамол дәрілік препараттарының әр түрлі рН-та гидрогелден босатылу кинетикасы зерттелініп, алынған гидрогелдерді дәрілік препараттарды тасымалдаушы ретінде қолдану мүмкіндігі көрсетілетіні дәлелденді [121].

N-изопропилакриламид және полиакрил қышқылы телінген сополимерлерінде негізгі және бүйір тізбектерінің арасында интерполимерлік комплекстердің түзілу ерекшеліктеріне жұмыстарда көңіл бөлінген. Бүйір тізбегінде  поли-N-изопропилакриламиды бар полиакрил қышқылының гидрогелдері температура немесе орта рН-ын өзгерткенде фазалық ауысу көрсетеді. рН өзгерткенде сутектік байланыстар арқылы түзілген ішкімолекулалық комплекстің бұзылуынан ПАҚ торлы құрылымдарын көлемді ауысуға ықпал етеді, сонымен қатар, температура бүйір тізбектерінің конформациясына да едәуір әсер етеді. Нейтрондардың аз бұрышты шашырату әдістерінің әртүрлі варианттарын қолдана отырып, жаңа гибридті гидрогелдердің синтезі, олардың фазалық диаграммасы және жалпы зерттеулерде полимерлік құрылымдардың  нәтижелері жазылған [120]. Поли-N-изопропилакриламид және Nдизопропилакриламид 2-карбоксиизопропил акриламид сополимерлері (10%о2-карбоксиизопропилакриламид) және N-изопропилакриламид-акрил қышқылы гидрогелдерінің сезімталдығын салыстыру Ebara M. және оның қызметкерлерімен бірге жүргізілген жұмыстарда қарастырылды  [121]. Мұндай гелдердің құрылымы гидрофобты күштердің агрегациясымен анықталады. N-изопропилакриламид-акрил қышқылы сополимерлер гелінің фазалық ауысу температурасы полимер-полимерлі комплекс түзілуі де құрамында акрил қышқылының артуынан өседі.

Гидрогелдер натрий гидроксиді мен нейтралданған N-изопропилакриламид және  акрил қышқылы сополимері негізінде N,N-метиленбисакриламид тігуші агентінің (сшивающий агент) қатысуымен синтезделген. Осы сополимерлердің негізінде гидрогелдердің ісінуіне температура мен орта рН-ның әсері зерттелінді. Бұл сополимерлерде N-изопропилакриламид және акрил қышқылының функционалды топтары мен комплекстүзуі мүмкін. Бұл гидрогелдердің рН сезімталдығы сополимердегі ПАҚ бейтараптану дәрежесіне байланысты: оның құрамы көп болса, гелдің сезімталдығы жоғары болса, бұл интерполимерлік комплекстердің бұзылуын көрсетеді. Аталған гидрогелдер модельді дәрілік препараттардың бөлінуін зерттеу үшін қолданылады [122].

Сызықтық гидрогелдер полиметакрил қышқылы және полиэтиленгликоль негізінде әр түрлі рН кезіндегі фазалық ауысу Peppas N.A. қызметкерлерімен зерттеу жұмыстарында қарастырылған. Сутектік байланыс арқылы комплекстүзілуге байланысты, әр түрлі рН-та динамикалық ісінуді зерттеу, ісіну күрт жиырылу  процесіне ауысқанын көрсетеді. Түзілген комплекс гидрогелдердің ісінуін қиындатып, өтімділігін төмендетеді. Гидрогелдердің құрылымына тізбекке телінген молекулалық масса мен сополимер құрамының әсері көрсетілген. Қоршаған ерітіндінің рН-ын өзгерткенде тор ұзындығының орташа корреляциясы едәуір өзгереді. Эквимолді қатынаста телінген сополимерлер мен жоғары молекулалық полиэтиленоксидпен телінген сополимерлер үлкен өзгерістер көрсетті. Динамикалық ісіну талдауы мен екі қайта комплекстүзілу мен бұзылу күйі арасындағы ерекшелікті көрсететін диффузияның коэффициенті анықталды. Сонымен қатар, бұл гелдерді медецинада дәрілік заттарды тасымалдауда қолдану мүмкіншіліктері көрсетілген. Акрил қышқылы және акриламид негізіндегі сополимерлік гидрогелдердің ісінуіне орта рН-ның химиялық құрамының әсері зерттелінген [123]. NH4OH ерітіндісінде, физиологиялық ерітіндіде, дистилденген суда және HCl ерітіндісінде гидрогелдердің ісінуі қарастырылған. Ерітіндінің рН-шамасы артқан сайын ионогенді гидрогелдердің ісіну дәрежесінің өсетіні көрсетілген. Бұл карбоксил топтарының иондалуы мен гидрогелді жүйені тұтас күрт жиырылған күйде ұстап тұратын, карбоксиль және амин топтары арасындағы сутектік байланыстар жүйесінің бұзылуымен түсіндіріледі. Бейтарап және сілтілік ортада ісіну кезінде гидрогелдерде иондалатын топтардың артуы (гидрогелдерде акрил қышқылының артуы) ісіну дәрежесінің артуына әкеп соғады, иондалған функционалдық топтардың өзара тебінуімен түсіндіріледі. Полимерлік матрица құрамына карбоксилді топтарды енгізгенде, ұзақ әсерлік қабілетінің едәуір артуы көрсетілген.

Полиакрил қышқылымен телінген полиоксиэтилен-полиоксипропилен- полиоксиэтилен блок сополимерлердің термоқайтымды гидрогелдердің реалогиялық қасиетін зерттеген [124]. Гель түзілудің шегі () ерітіндінің концентрациясы және температурамен бақыланады. Ньютондық тұтқырлық (0) пен тепе-теңдік модулі (G0) арасындағы тәуелділігін 0S және G0t (S=1,27, t=2,64) қатынастарымен сипатталады. Скейлингті қатынастар Роуза моделі және перколяциондық теориямен түгелдей сәйкес келеді. N-изопропилакриламид және альгинат негізіндегі макрокеуекті гидрогелдер рН пен термосезімталдық көрсетеді. Термосезімталды  рН сезімтал альгинаттың бетіне телінген. Алынған гидрогелдер бір минут аралығында тепе-теңдік күйге дейін ісінеді. Кәдімгі кеуекті емес гидрогелдерге қарағанда макрокеуекті гидрогелдер он бес есе жоғары ісінеді. Гидрогелдердің термосезімталдығы кеуектілік пен ПИПАА құрамына тәуелді. Температураны өзгерткенде 30-35С аралықта кеуекті гидрогелдердің ісінуі төмендейді. Орта рН-нан макрокеуекті гидролгелдердің ісіну тәуелділігін зерттеу рН арттырған сайын гидрогелдер монотонды ісінетінін көрсетті. Бұл иондалған карбоксиль топтарының электростатикалық тебінуіне байланысты [125]. Полиизопропилакриламидпен телінген альгинат сополимерлері гидрогелдерінде ұқсас қасиеттер табылды. Алынған гидрогелдер суда жақсы ісініп, температураға, иондық күшке және орта рН-на сезімталдық көрсетеді. Са2+ иондары мен тігілген альгинат сополимерлері мен телінген химиялық тігілген гидрогелдерге қарағанда ерітіндінің иондық күшін арттырғанда ионалмасу топтар санының артуы, тігілу тығыздығын төмендетіп, тордың гидрофилділігін арттырады. Са2+ және Na+  иондар арасында ион алмасу жүреді [126]. Иондық күш (0,01) тұрақты болғанда рН 2-5 аралығында гидрогелдердің рН сезімталдылығы зерттелінген. Орта рН-ның артуынан құрамында 50 көл.% NH2 бар телінген сополимерлер ісінеді. рН төмен карбоксиль топтары СООН формасында болатыны анық. рН жоғары болған жағдайда СООН-топтары СОО-  дейін иондалады, электростатикалық тебінуден гидрогелдер ісінеді.

Патонциометрлік титрлеу әдісімен N-изопропилакриламид және акрил қышқылы негізінде телінген сополимерлер гидрогелдерінде карбоксилді топтардың тепе-теңдік иондалуы зерттелінген [127]. Полигелі рН, иондық күш, температураға сезімталдық танытқан. Титрлеу сызықтары иондалу дәрежесінің =0 мәнінде гель күрт жиырылған күйінде тұратынын көрсетті. Бұл гидрофобтық әрекеттесу арқылы қосымша тұрақталған функционалдық топтар мен акрил қышқылы және  N-изопропилакриламид арасындағы сутектік байланыстар түзілуінің нәтижесі.

Полиамфолиттер макромолекулалар құрамында қышқылдық және негіздік топтары бар ерекше тізбекті сополимерлер класына жатады. Полиамфолиттердің қасиеттері олардың құрамына кіретін функционалдық топтардың табиғаты, химиялық табиғатына байланысты ерекшеліктерімен анықталады. Оның бірі-изоэлектрлік нүктенің айналасында ішкімолекулалық полионды комплекстердің түзілу мүмкіндігі болып табылады. Амфотерлі гидрогелдер [128] тігуші агенттің қатысында қышқылдық және негіздік полимерлердің радикалды сополимерленуі сонымен қатар, [129], полиэлектролитті комплекстер [130], өзара өтімді торлар арқылы синтезделуі мүмкін.

Винил-2-аминоэтилді эфир және натрий акрилаты негізінде амфотерлі гидрогелдерді зерттеуге [131, 132] әр түрлі зерттеу жұмыстары жүргізілген. Бұл гелдер ортаның рН-на байланысты (қышқылдық ортада) поликатиондардың немесе (сілтілік рН ортасында) полианиондардың қасиетін көрсетеді. рН=4,2 аймағында гидрогелдердің ісінуі дәрежесінің ең кіші мәні байқалады. Бұл әр түрлі зарядталған топтар арасында интерполимерлік комплекс түзілу арқылы изоэлектрлік нүктенің болуына байланысты изоэлектрлік нүктеден ауытқу гелді гомогендікке әкеп соғады.

Моноэтаноламиннің винилді эфирі және натрий акрилаты гелдері ерігіш полиамфолиттің тұтқырлығы сияқты ісінудің рН-тан тәуелділігін көрсетеді [133]. Гелдердің изоэлектрлік нүктесі рН=4-5 аралығында байқалады. Изоэлектрлік нүктесі төмен болғанда карбоксил топтарының диссоциациясы нашарлайды, ал аминотоптың иондалу дәрежесі керісінше артады. Зарядталған катионды топтар арасында пайда болған электростатикалық өзара тебіну күші үлгінің ісінуіне алып келеді. Изоэлектрлік нүктесі жоғары болғанда амин топтарының иондалуы төмендейді, ал қышқылды топтардың диссоциациясы артады. Иондалған анионды топтар арасында электростатикалық тебінудің нәтижесінде макромолекула ұлғаюы сияқты гелдің ісінуі жүреді. Изоэлектрлік нүктеде әр түрлі зарядталған топтар арасында электростатикалық тартылу күші комплекс түзілуге алып келеді, соның нәтижесінде гель жиырылады. Өзара өтімді тордың ісіну дәрежесінің рН-тан тәуелділігі полиакрил қышқылы және поли-4-винилпиридин негізінде рН 5-6 аралығында изоэлектрлік нүктесі пайда болуын көрсетеді. Бұл ПАҚ және П4ВП функционалдық топтарының комплекстүзілуін көрсетеді. Малеин қышқылы, N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлориді, N,N-диаллиламин негізінде амфотерлі гелдің негізінде ісінуіне рН әсері зерттелінген [134]. Ісінудің ең жоғары дәрежесі (рН 2,3) қышқылдық және (рН 6,8) бейтарап ауданында байқалады. Амин немесе карбоксил топтарының иондалу нәтижесінде, аттас зарядталған топтардың электростатикалық тебіну байқалатын рН=4,6 болғанда гелдің ең төменгі ісінуі байқалады, бұл оң және теріс зарядтардың электростатикалық тартылуынан ішкімолекулалық комплекстің түзілуімен байланысты. Поливинил спирті, полиакрил қышқылы және полиаллиламин негізінде алынған сополимерлердің гидрогелдері рН-қа сезімталдық көрсетті. рН=6 болғанда изоэлектрлік нүктеде аттас зарядталған топтардың теңестірілуі немесе полиэлектролиттік комплекстің түзілуі байқалады. Сілтілік және қышқылдық ортада гель ісінеді. Сілтілік ортада ісіну дәрежесінің артуы акрил қышқылы карбоксил топтарының иондалуы және диссоциациялануы нәтижесінде түзілген теріс зарядтардың өзара электростатикалық тебінуіне байланысты. рН-тың төмен мәндерінде алилламиннің амин топтарының иондалуы байқалады, бұл макромолекуланың қарқынды жазылуына әкеледі.

1.8 Молекулалық таңбалы полимерлер

Синтетикалық молекулалық импринттелген полимерлер (МИП) немесе молекулалық таңбалы полимерлер (МТП) молекулалардың қатысуымен функционалды және тігілетін мономерлердің молекулалық импринтингі – кополимеризациясы нәтижесінде алынатын шаблондар. Бұл процесс (Сурет - 9) олардың функционалды топтарының ковалентті немесе ковалентті емес өзара әрекеттесуіне негізделген шаблон мен функционалды мономер арасындағы полимеризацияға дейінгі кешендердің пайда болуынан басталады.

а - метакрил қышқылы (МАҚ); б – п-винилбензой қышқылы; в-акрил қышқылы (АҚ); г – 2 - (трифторометил) – акрил қышқылы (ТФМАҚ); д-4-винилпиридин; е – 2-винилпиридин; ж – аллиламин; з-N – винилпирролидон; и –N,N,N-триметиламиноэтил – метакрилат; к-N,N'-диэтиламиноэтил метакрил – амид;  л-N-(2 – аминоэтил)-метакриламид; м-N,N'-диэтил – 4-стириламидин; н-4-(5) – винилимидазол; о-акриламид; п-метакриламид; р – акрилонитрил; с – метилметакрилат (ММА); т – транс–3–(3-пиридил)-акрил қышқылы; у – 2-гидроксиэтилметакрилат; ф-стирол.

Сурет 9 - Ковалентті емес импринтингте қолданылатын функционалды мономерлер

Байланыстырушы компоненттің қатысуымен полимерлеу кезінде шаблондары бар мономерлер кешені қатаң полимер құрылымының белгілі бір позицияларында бекітіледі. Үлгіні органикалық еріткішпен экстракциялау немесе байланыстарды химиялық бұзу арқылы кейіннен алып тастау полимерде молекулалық іздердің пайда болуына әкеледі – қуыстар, шаблонды өлшемі, пішіні және функционалды топтарының орналасуы бойынша толықтырады. Өте жоғары полимерлі торға салынған "молекулалық жадтың" арқасында бұл бөлімдер шаблонмен немесе оның құрылымдық аналогымен жоғары арнайы өзара әрекеттесуге қабілетті.

Қазіргі уақытта молекулалық таңбаланған полимерлерді синтездеу үшін массадағы полимерлеу әдісі (bulk polymerization) кеңінен қолданылады. Осы әдіспен МИП алудың стандартты хаттамасына бірнеше кезеңдер кіреді. Тігіс компоненті молекулалық тану бөлімдерінің кеңістіктік конфигурациясын "бекітіп" қана қоймайды және полимер матрицасының механикалық тұрақтылығын қамтамасыз етеді, сонымен қатар полимерлеу процесінде маңызды рөл атқарады. Бір полимерленетін тобы бар мономерлер еритін сызықты макромолекулаларға айналады. Екі немесе одан да көп полимерленетін топтары бар мономерлердің полимерленуіне қатысу күрделі сызықты емес агрегаттардың пайда болуына әкеледі [135], олар еритін немесе ерімейтін болуы мүмкін және макроскопиялық торы бар тармақталған, микрогельді полимерлерге бөлінеді (Сурет-9).

А-сызықты полимер; Б – тармақталған полимер; в – макроскопиялық торы бар полимер; Г – микрогельді полимер.

Сурет 10 - Әр түрлі құрылымдағы полимерлердің схемалық бейнесі

Молекулалық таңбалы полимер (МТП) - бұл арнайы молекулалық импринтинг техникасын қолдана отырып өңделген полимер, бұл полимер матрицасында таңдалған шаблон молекула үлгісіне жақын  қуыстар пайда болады. Бұл процесс, әдетте, мономерлердің полимерленуін кейінірек алынатын шаблон молекуласының қатысуымен бастайды, осылайша қосымша қуыстар пайда болады. Мұндай полимерлер бастапқы молекулаға ұқсас және оларды химиялық бөліну, катализ, молекулалық сенсорлар және т.б. салаларда қолдануға болады. Молекулалық таңбалы полимерді алу процесі 11-суретте көрсетілген.

Сурет 11 -  Молекулалық таңбалы полимерді алу процесі [136]

Аналитикалық мақсаттар үшін қолданылатын сорбциялық материалдарға қойылатын негізгі талаптардың бірі олардың жоғары селективтілігі болып табылатыны белгілі. Әдетте, бұл міндет полимерде ион алмастырғыш шайырлар сияқты селективтілігі бар функционалды топтарды қалыптастыру арқылы немесе иммуносорбенттер жағдайында полимерге антиденелер енгізу арқылы шешіледі. Алайда, мұндай полимерлердің синтезі, әдетте, қымбат, ал кейбір жағдайларда берілген затты тиімді сіңіру үшін тиісті функционалды топтарды немесе антиденелерді таңдау мүмкін емес. Тиімді шешім нұсқаларының бірі нанодеңгейдегі мақсатты сорбатқа құрылымдалатын полимерлік жүйелер негізінде жоғары селективті сорбенттер құру. Мұндай жүйелердің типтік мысалы – молекулалық таңбалы полимерлер [137].

1.9 Гидрогелдердің қашықтықтан әрекеттесу әсері

Білім беру кешендерінде табиғаты әр түрлі полимерлермен гидрогелдердің арасындағы қашықтықтан өзара әрекеттесуі қаралған. Мұндай жүйелерді зерттеу ұзақ уақытты қажет етеді және  тарихы тереңде [138-140], сондай-ақ Қазақстанның физика-химия ғылымы айтарлықтай үлес қосты десек те болады [141-144]. Интерполимер жүйелерінің ең көп зерттелген түрлерінің бірі қарама-қарсы электростатикалық заряды бар макромолекулалар арасындағы байланыстардың пайда болуының негізінде. Мұндай реакцияда электростатикалық зарядтар өзара алмаса жүреді, сондықтан пайда болған жүйеде әдетте, ерімейді. Еритін жүйелерде көбінесе арасында сутектік байланыстары пайда болады (жалпы зарядқа аз әсер етеді). Өзара әрекеттесу нәтижесінде сутектік байланыс түзілуімен пайда болатын кешеннің сызбанұсқасы 12-суретте көрсетілген.

Сурет 12 - Сутегі байланыстарының қатысуымен кешеннің түзілу реакциясы [145]

Өзара әрекеттесетін топтар, мысалы, карбоксил тобы–СООН (поли қышқылдары). Атап айтқанда, полиакрил қышқылы және поливинил спирті молекулалары арасында түзілген жүйе.

2  БАСТАПҚЫ МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ЕРІТІНДІЛЕР, ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ

2.1 ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, ПЭИ гидрогелдерін синтездеу үшін мономерлер тазарту

Полимерлеу әдісімен гидрогелдерді алу үшін бастапқы заттардан тазарту ерекше маңызды. Көбінесе реакциялар ағымына өте аз мөлшерде (10-1-дан бастап 10 мас.% дейін) ластану айтарлықтай әсер етеді. Қанықпаған мономерлерде негізінен келесі қоспалар бар: мономерді алу кезінде пайда болатын реакцияның қосалқы өнімдері (мысалы, стиролдағы этилбензол және дивинилбензол, винилацетаттағы ацетальдегид); қосылған тұрақтандырғыштар; ингибиторлар; мономерлердің тотығу және ыдырау өнімдері (мысалы, диендердегі пероксид, стиролдағы бензальдегид, акрилонитрилдегі гидроциан қышқылы); сақтау кезінде мономерге түсетін қоспалар (мысалы, металдар немесе сілтілердің іздері, крандардың майлау қалдықтары).

Сондай-ақ, мономерлердің көпшілігі азоттың атмосферасында, қараңғыда және төмен температурада да қысқа уақыт ішінде (бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін) өзгермейді. Ұзақ сақтау үшін мономерді тұрақтандыру қажет. Радикалды полимерлеудің тиімді тұрақтандырғыштары (ингибиторлары) - хинондар, фенолдар, аминдер, нитро қосылыстары және металл қосылыстары. Көптеген мономерлер үшін 0,1-1% гидрохинон немесе 4-трет-бутилпиратехин қосу арқылы жеткілікті тұрақтандыруға қол жеткізіледі.

Тазарту әдісін таңдағанда мономерлердің табиғатын, күтілетін қоспаларды және ең алдымен полимерлеу механизмін (мысалы, су эмульсиясындағы радикалды полимерлеу немесе натрий-фталин кешенімен иондық полимерлеу) басшылыққа алу керек. Тазалаудың әмбебап схемасын жасау мүмкін емес болғандықтан, әр жағдайда тазартудың ең тиімді әдісін таңдау керек. Жақсы тазарту үшін барлық құрылғылардың максималды тазалығы қажет (ыстық азот қышқылымен немесе хром қоспасымен және тазартылған сумен бірнеше рет мұқият шаю).

Тазартудың келесі әдістері бар: фракциялық, азеотропты немесе инертті газдағы экстрактивті айдау, кристалдану, сублимация және бағандағы хроматография. Сұйық және суда ерімейтін мономерлер үшін мысалы, суды немесе көмірқышқыл газын кетіруге арналған стимолекулалық електер қолданылады. Мономерлерді мұқият тазарту үшін алдын-ала полимерлену қолданылады: қыздыру, сәулелену немесе бастамашыларды (инициатор) қосу арқылы тазартылған мономер шамамен 10-20% конверсияға дейін полимерленеді. Содан кейін мономер полимерден азот атмосферасында фракциялық айдау арқылы бөлінеді. Осылайша полимерлеудің басталуына әсер ететін қоспалар (мысалы, бастамашымен немесе оның ыдырау өнімдерімен реакция) және өсіп келе жатқан макромолекулалармен әрекеттесетін қоспалар (үзіліс, тізбектің берілуі) жойылады.

Акрил және метакрил қышқылдарының мономерлерін тазарту. Қолданыстағы мономерлерді вакуумды айдау  77оС және 103оС температурада сәйкесінше болады. Полиоксидті мономерлерді айдау келесідей жүргізілді: мономердің белгілі бір мөлшері (колбаның көлемінің 1/3 бөлігінен аспайтын) түбінің дөңгелек колбасына орналастырылды. Бөлу қабілеті бойынша ең жақсы дефлегматорлардың бірі болып табылатын шыны спираль сегменттерінен саптамасы бар дефлегматор таңдалды. Әрі қарай, конденсацияланған мономер аллонж арқылы қабылдағыш колбаға түседі, ол вакуумдық сорғыға бүйір шүмегі арқылы қосылады. Сорғының алдындағы бүйір бұрмасында қоспаларға арналған тұзақ бар. Дистилляция аяқталғаннан кейін құрылғы салқындатылып, содан кейін вакуум жұмысы тоқтатылады. Бұл жағдайда алдымен ауа құрылғыға жіберіліп, содан кейін сорғы сөндіріледі.

Айдау шарттары:

1) Температура: полиакрил қышқылы үшін Т = 77оС; полиметакрил қышқылы үшін Т=103оС.

2) айдау жылдамдығы: 2-3 секундта 1 тамшы.

Поли-4-винилпиридин сызықтық полимері Sigma-Aldrich (АҚШ) компаниясының коммерциялық өнімі. Бұл полинегізді жоғары тазалық дәрежесін көрсетеді және тазалау керек емес.

2.1.1 ПАҚ  гидрогелін синтездеу

Полиакрил қышқылының гидрогелін синтездеу үшін N,N-метилен бис-акриламид тігетін агент ортасында полиакрил қышқылының сирек кездесетін полимерлі гидрогельдерін алуға негізделген синтез әдісі қолданылды, полимерлеудің бастамашысы (инициаторы) ретінде K2S2O8–Na2S2O3 тотығу жүйесі қолданылды. Полимерлеу процесі келесідей жүргізілді: 100 мл өлшеуіш колбаға 10 мл акрил қышқылының мономері қосылады, содан кейін 40 мл су қосылады, содан кейін ерітіндіге N,N-метилен бис-акриламид тігуші агент қосып қыздырады, содан кейін 1 мл реакция бастамашысы- K2S2O8–Na2S2O3 тотығу жүйесі қосылады. Ары қарай колбада қоспасы тазартылған сумен белгіленеді. Осыдан кейін барлық қоспасы арнайы ампулаларға құйылады және 60-65 °C температураға дейін 1 сағатқа алдын ала қыздырылған кептіру шкафына орналастырылады. Тігістердің тізбектің ұзындығы бойынша сирек таралуы мономер қоспасында тігетін заттың аз концентрациясымен қамтамасыз етілді. Полиакрил қышқылы синтезделген гидрогелінің ісіну коэффициенті: Кі (гПАҚ)=27,93 г/г.

2.1.2 ПМАҚ гидрогелін синтездеу

Полиметакрил қышқылының гидрогелінің синтезі N,N-метилен бис-акриламид тігетін агент ортасында полиметакрил қышқылының сирек тігілетін полимерлі гидрогелдерін алуды көздейтін әдіс арқылы жүргізілді, K2S2O8–Na2S2O3 тотығу жүйесі полимерлеудің бастамашысы ретінде қолданылды. Полиметакрил қышқылының гидрогелін алу процесі келесідей жүргізілді: 100 мл өлшеуіш колбаға метакрил қышқылының 10 мл мономері қосылады, содан кейін 40 мл су қосылады, содан кейін ерітіндіге тігуші агент N,N-метилен бис-акриламид, қыздырылған кезде суда ериді, содан кейін реакция бастамашысы-K2S2O8–Na2S2O3 тотығу-тотықсыздану жүйесі 1 мл қосылады. Содан кейін колбада қоспасы тазартылған сумен белгіленеді. Ары қарай барлық қоспасы арнайы ампулаларға құйылады және 60-65°C температураға дейін 1 сағатқа алдын ала қыздырылған кептіру шкафына орналастырылады. N,N-метилен бис-акриламидтің төмен концентрациясы тізбектің ұзындығы бойынша тігістердің сирек таралуына әкелді. Синтезделген полиметакрил қышқылының гидрогелінің ісіну коэффициенті: Кі (гПМАҚ)=20,65 г/г.

Тігуші агент N,N-метилен-бис-акриламид және K2S2O8-Na2S2O3 тотығу-тотықсыздану жүйесі қатысуымен полиакрил және полиметакрил қышқылының сирек тігілген гидрогелдерін синтездеу сызбанұсқасы 13-суретте көрсетілген.

Сурет 13 -  Полиакрил қышқылын және полиметакрил қышқылын синтездеп алу сызбанұсқасы

2.1.3 П4ВП гидрогелін синтездеу

Поли-4-винилпиридин гидрогелін синтездеу  диметилформамид ортасында эпихлоргидринді тігетін агент көмегімен поли-4-винилпиридин сызықтық полимерін тігуге негізделген. Поли-4-винилпиридин гидрогелінің синтезі келесідей жүргізілді: поли-4 - винилпиридин 4 г сызықтық полимерлік үлгі еріткіште толық ерігенше 15 мл диметилформамид құйылады. Бұл процесс полимердің ісіну кезеңін қамтиды. Осыдан кейін ерітіндіге 2 мл эпихлоргидрин тігетін агент 65оС температурада араластыру арқылы тамшылатып қосылады. Поли-4-винилпиридиннің синтезделген гидрогелінің ісіну коэффициенті: Кі (гП4ВП) = 3,27 г/г құрайды. 14 - суретте поли-4-винилпиридин гидрогелін синтездеп алу сызбанұсқасы келтірілген.

Сурет 14 - Поли-4-винилпиридин гидрогелі синтезінің сызбанұсқасы

2.1.4 Полиэтиленимин гидрогелін синтездеу

Құрамында N-атомы бар гелдерді берілген әдіспен, диметилформамид ортасында 10%-ерітіндіден эпоксидті тігуші агенттің қатысында алдын-ала синтезделген полимерлер эпихлоргидринде 338 К температурада гель түзілгенінше тұрды. Алынған торланған полимер 0,1 М тұз қышқылымен өңделеді және екі апта мезгілінде дистилденген судың көп көлемінде бірнеше рет жуылады.

2.2 Синтезделген ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, ПЭИ гидрогелдерін тазалау

Синтезделген полиакрил қышқылының, полиметакрил қышқылы, поли-4-винилпиридин, полиэтиленимин гидрогелдерін стационарлық жағдайларда 14 тәулік бойы суды екі-үш рет тәуліктік ауыстыру кезінде ұзақ жуу жолымен реакцияланбаған өнімдерден және полимерлердің еритін фракциясынан тазартылды. Синтезделген гидрогелдерді сумен жуу процесі 15-суретте көрсетілген. Синтезделген гидрогель жуу колонналарында жуылады. Дистилденген су күніне 2-3 рет жаңарып, шайылады. 14 күннен кейін тазартылған гидрогель кептіруге орналастырылды. Осы процедуралардан кейін гидрогель эксперименттерге дайын (Сурет-15). Гидрогелдерді тазалау дәрежесін бақылау гелді тазалағаннан кейін судың меншікті электр өткізгіштігін және рН анықтау арқылы жүзеге асырылды. 14 күн өткеннен кейін нақты электр өткізгіштік және жуу суының рН мәні тұрақты болып қалды. Бұл полимерлі гидрогелді реакцияланбаған өнімдерден тазарту процесі аяқталғанын көрсетеді.

1- жуатын колонналар, 2- жуылған суды ағызу тетіктері, 3 –гелді құрғату колоннасы

Сурет 15 – Синтезден кейін полимер гелін тазалау процесі

2.3  Аниониттер мен катиониттер

Ион алмасу шайырлары немесе иониттер - ерітінділерден бірдей зарядты иондарының эквивалентті мөлшерінде иондарды сіңіре алатын заттар. Иониттер-жалпылай алғанда жаңа химиялық материал. Олардың алғашқы синтезі өткен ғасырдың басында жасалды. Қазіргі уақытта ион алмасу материалдарының өндірісі көп тонналы өндіріске айналды, ион алмасу технологиялары көптеген өндірістерде жетекші орын алады мәселен айдау, адсорбция, сүзу және т. б. сияқты процестерді сәтті толықтырды. Суды тазарту, ағынды суларды тазарту, өндіріс қалдықтарынан құнды өнімдерді алу, ерітінділерді қалпына келтіру, түсті, сирек кездесетін және қымбат металдардың гидрометаллургиясы, химиялық, фармацевтикалық және тамақ өнімдерін тазарту — және басқа да көптеген саларда қолданыс табуда [146].

Иониттер әдетте түйіршіктер түрінде немесе пленка — мембраналар түрінде қолданылады. Ион алмасуының статикасы мен кинетикасының негізгі заңдылықтары - токтың өту механизмі, ісіну процестері және т.б. түйіршікті де, пленкалы ион алмасу материалы үшін де жиі кездеседі. Алайда, түйіршікті иониттер мен мембраналар жағдайында электр өрісін төсеу кезіндегі масса тасымалының ерекшелігі, сонымен қатар оларды қолдану технологиясының ерекшеліктері ион алмасу материалдарының түйіршікті иониттердің электрохимиясына және ион алмасу мембраналарының электрохимиясын бөлуге мүмкіндік береді [147].

Иониттер арасында ең көп таралған синтетикалық ион алмастырғыш шайырлар. Олар үлкен сыйымдылыққа ие (иондардың жоғары концентрациясы),  кинетикалық сипаттамалары жақсы, қышқылдар мен сілтілерде төзімді, бірнеше рет қалпына келтірілуі мүмкін. Ресейлік шайырлар мен олардың шетелдік аналогтарының көпшілігінде стирол мен дивинилбензолды (ДВБ) сополимерлеу әдісімен алынған матрицалар кездеседі. Катион алмастырғыш  шайыры КУ-2  жағдайында бұл матрица сульфирленеді, ал анион алмасу шайырын (АВ-17-8, АВ-17П) алу үшін – аминирленеді (16-сурет). Ол дивинилбензолмен (ДВБ) байланысқан полистиролдың сызықты тізбектерінен тұратын - сульфо тобы (бекітілген иондар) бар матрица. Матрицаның тігілу дәрежесі (және ион алмасу шайырының кеуек мөлшері) ионитті таңбалаудағы соңғы санмен көрсетілетін ДВБ пайыздық құрамымен анықталады. Мысалы, AB-17-8 белгісі иониттің құрамында 8% ДВБ бар екенін көрсетеді.

а)                                                   	б)

а) КУ-2,    б) АВ-17

Сурет 16 - Катион алмастырғыш шайырдың химиялық құрылымының сызбанұсқасы

Анионит АВ 17-8 (ион алмастырғыш шайыры АВ 17-8) - үлкен алмасу сыйымдылығы, жоғары механикалық беріктігі және үлкен осмотикалық тұрақтылығы бар гель құрылымының жоғары негізді (күштінегізді) аниониті. AB 17-8 аниониті-дамыған үш өлшемді құрылымы бар және сыртқы және ішкі беттердегі негізгі топтары бар полимерлі жоғары молекулалық қосылыс. АВ 17-8 анионитін өндіру және қолдану мемлекеттік стандартқа сәйкес келеді. АВ 17-8 анионит түйіршіктері сфералық дәндер болып табылады, сондай-ақ түсі ашық сарыдан қоңырға дейін өзгеруі мүмкін. Түйіршіктерінің мөлшері 0,315-тен 1,25 мм-ге дейін. АВ 17-8 анионитін 8% дивинилбензолмен стирол сополимерін хлорметилдеу арқылы алады. Сополимеризация өнімі реагенттермен өңделеді, ион алмасу қызметін қамтамасыз ететін негізгі функционалды топтарды бетіне егеді. АВ 17-8 анионитінде төрттік триметиламмоний топтары бар.  Анионитінің тауарлық формасы АВ 17-8-хлоридті, ылғалдылығының массалық үлесі 35 - тен 50% - ға дейін. Сыртқы көріністе анионит-сары түсті сфералық дәндер. Анионит гель құрылымына ие және төрттік аммоний негізінің топтарын қамтиды [148].

Анионит АВ-17-8-бұл түйіршікті қатты материал, оның молекулалық құрылымында негізгі сипаттағы радикалдар бар. Олар осы радикалдарға бекітілген иондарды сыртқы түрін өзгертпестен және қасиеттерін жоғалтпай, олармен байланысқан сұйықтықта еріген күйде болатын сол белгінің иондарына алмастыра алады. АВ-17-8 анионитінің көмегімен иондардың мұндай алмасуы алмасу процесіне дейін осы сұйықтықтағы зарядтардың жалпы санын өзгертпестен өңделген ерітіндінің иондық құрамын өзгертуге мүмкіндік береді.        Қолданылуы. Аниониттер әртүрлі заттарды тазарту, бөлу, алу үшін және катализатор ретінде қолданылады. Анионит АВ 17-8 суды дайындау процесінде, қалдық және ағынды суларды тазарту үшін, гидрометаллургияда және химия өнеркәсібінің әртүрлі салаларында қолданылады. Ион алмасу шайырларын-катиониттерді КУ 2-8 өндірудің бірнеше әдістері бар:

а) өндірістің бірінші әдісі стирол сополимерін дивинилбензол хлорсульфон қышқылымен (HSO3Cl2) сульфохлоридті одан әрі сумен жуып, катионитті қышқылдардан жұмсартылған сумен жууға негізделген.

б) жоғары қышқылды катиониттерді өндірудің екінші әдісі жоғары температурада концентрацияланған күкірт қышқылымен тікелей сульфаттау әдісіне негізделген, сополимердің дихлорэтанда алдыңғы ісінуден кейін гелий құрылымының дивинилбензолымен стирол катионитті қышқылдан тұзсыздандырылған сумен одан әрі жуу арқылы.

Тікелей сульфаттау әдісі одан әрі өңдеусіз катиониттерді жоғары тазалық деңгейінде алуға және оларды медицинада, тамақ өнеркәсібінде қолдануға мүмкіндік береді. Полимерлік матрицасы катион алмасу шайырларды белгіленген ионогенді тобының қабілетті диссоцирлеуге арналған полианионды және  катиондар. КУ-2-8 катиониті жылу және атом электр станциялары мен қазандықтардағы суды жұмсарту және тұзсыздандыру, технологиялық ерітінділер мен сарқынды суларды тазарту,  түсті металдарды бөлу  үшін катализатор ретінде қолданылады.

2.4 Синтезделген гидрогелдер мен өндірістік иониттердің жалпы сипаттамасы

Жұмыста синтезделіп қолданылған гидрогелдердің қасиеттері  5-кестеде және өнеркәсіптік ионитердің негізгі қасиеттері 6-кестеде келтірілген.

Кесте 5- Синтезделген гидрогелдердің негізгі қасиеттері

| Гидрогелдің атауы | Құрылымы | Физикалық қасиеті | Шығымы | Ісіну коэффициенті | Тазалығы | Тығыздығы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиакрил қышқылы |  | Мөлдір ақ | 84,1% | 27,93 г/г | 99,5% | 1,09 г\см3 |
| Поли 4 винил пиридин |  | Мөлдір түссіз | 56,2% | 3,27 г/г | 99,2% | 0.968 г\см3 |
| Полиметакрил қышқылы |  | Шыны тәрізді түссіз | 72,3% | 20,65 г/г | 99,9% | 1,18 г\см3 |
| Полиэтиленимин | -[CH2 -CH2 -NH]n - | Ашық сары | 86,75 | 19 г/г | 99,7% | 1,05 г\см3 |

Кесте 6 - Өндірістік иониттердің негізгі қасиеттері

| Иониттердің атауы | Құрылымы | Физикалық формасы | Иондық формасы | Бөлшектерінің мөлшері | Тығыздығы | Қосымша ақпарат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB-17-8 |  | Ақшыл сары түсті ұнтақ | OH+ | 0.315 - 1.25 мм | 1,06-1,1г\см3 | Монофункционалды макрокеуекті және гелдік құрылымды ионалмастырғыш шайыр |
| КУ-2-8 |  | Сары түсті ұнтақ | H+ | 0,315-1,25 мм | 2,8 г\см3 | Үш өлшемді гельді және макрокеуекті құрылымы бар жоғары молекулалы полимерлі қосылыстар (стирол мен дивинилбензол сополимерлері) |
| Amberlite IR 120 |  | Янтарлы ұнтақ | H+ | 0,3-2,0 мм | 800 г/л | Полистирол негізіндегі гель күйіндегі күшті қышқыл катионалмастырғыш шайыры |

2.5 Өлшеу дәлдігін бағалау және математикалық өңдеу

Коэффициенттерді статистикалық өңдеу кезінде скандий және иттрий иондарының анықтау нәтижелерінің өлшенетін шамаға пропорционалды шынайы мәннен ауытқу,  абсолютті ауытқу, салыстырмалы қателер тұрақты, өлшеу нәтижелері логарифмдік қалыпты үлестірімге сәйкес келеді [149]. Осыған байланысты өлшеу нәтижелерін өңдеу кезінде таралу шамасының арифметикалық орташа мәндері емес, орташа геометриялық (2.1) мәні қолданылды:

D=nПi=1n Di                                            (2.1)

Сәйкесінше, өлшеу дәлдігінің нақтылығы салыстырмалы қателіктердің таралуының заңының дисперсиясы σ2. Нәтижелері бойынша бірнеше қайталану кезінде тәжірибелер эмпирикалық стандартты шамасы және содан кейін асимметриялық асимметриялық үлестірімді ескере отырып қателікті анықтасақ DSc  нақты сенімділік коэффициенті 0,5, 𝜎 ≤6,997·10-2. Осыған орай 𝜎𝑚𝑎𝑥 мәнінің сенімділік ықтималдылығы 0,5 салыстырмалы қателік бірізділік өлшеудің таралу коэффициентін ± 0,098, демек 9,8 % аспайды. Сорбция заңдылығын зерттей келе негізгі компоненттер мен қоспалардың бөлу коэффициенті әдетте үш реттік қатар қойып тәжірибенің нәтижелері бойынша геометриялық мәннің  нақты салыстырмалы мәннен ауытқуы ± 0,105, немесе 10,5 % аспады.

Эксперименттік деректерді математикалық өңдеудің мақсаты реакциялар, мен полимерлі тізбектердің байланысу дәрежесі, көлемдік сыйымдылық анықтау скандий және иттрий иондарының бөліну дәрежесін анықтау. Есептеулер ең кіші квадраттар әдісі бойынша жүргізілді, яғни константа мәндері ауытқу квадраттарының минималды қосындысына сәйкес келетін мәндер тұрақты өлшенетін параметрлердің алынған эксперименттік мәндері (бөлу дәрежесі, иониттердің сорбциялық көлемдік сыйымдылығы,  байланысу дәрежесі т. б.) константа мәндерін есептеу арқылы алынған мәндерден өлшенетін параметрлерді байланыстыратын белгілі қатынастардағы тұрақтылар эксперимент шарттарын анықтайтын параметрлермен (реагенттердің концентрациясы, рН мәндері, ион алмасу фазаларының байланыс дәрежесі және т.б.) дәлелденді. Бағалау үшін тұрақтылардың сенімділік интервалдары ауытқулар квадраттардың қалдық қосындысын пайдаланды. Бағалау әдісі анықталған заттар арасындағы қатынастардың мөлшеріне және өлшенетін параметрлермен байланысты болды. Бұл қатынастар дәл болған жағдайларда

сызықтық теңдеулерге түрлендіру, белгілі формулалар бойынша [150] эмпирикалық стандарттар, содан кейін (Стьюдент коэффициентін қолдану) –

тұрақтылардың сенімділік аралықтары есептелді.

2.6   Псевдоматрица және молекулалық таңбалы полимерлер синтезі

Функционалды және тігетін мономерлерді таңдау көптеген тұрақты полимеризацияға дейінгі кешендерді тиімді қалыптастыру және полимерде молекулалық іздердің пайда болуы үшін өте маңызды. Функционалды мономер-шаблон жұбын таңдағанда бірнеше факторларды ескеруі керек.

2.6.1  Псевдоматрица және молекулалық таңбалы полимерлер синтезіне мономерлер даярлау

Біріншіден, бірнеше функционалды топтар арқылы мономермен өзара әрекеттесетін үлгілерді қолдану жоғары молекулалық қосылыстардың жаңа бөлімдерінің пайда болуына, дамуына үлес қосады. Егер қышқыл және негізгі топтары бар үлгілер негізгі немесе қышқыл мономерлердің қатысуымен молекулалық іздердің пайда болуын қамтамасыз етсе, мұндай әрекеттесулердің максималды саны қамтамасыз етіледі. Екіншіден, шаблонның конфигурациясы шаблон молекуласы мен оның құрылымдық аналогтарын тиімді саралау үшін жеткілікті стерильді комплементарлықты қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, оңтайлы таңбалаудың маңызды критерийі молекулалық танудың тұрақты, құрылымдық интегралды қол жетімді аймақтарын алу болып табылады. Полимерлеу кезінде мономер - шаблон ассоциациясының тұтастығын сақтау және кейіннен шаблонмен өзара әрекеттесетін функционалды топтардың қатаң анықталған кеңістіктік бекітілуіне берік тігіс арқылы қол жеткізіледі.

Ковалентті емес басып шығару жұмыстарының көпшілігінде МТП синтезі үшін акрил және винил топтары бар функционалды және тігетін мономерлері бар радикалды полимерлеу әдісі қолданылады, бұл олардың қол жетімділігінің әртүрлілігіне байланысты. Функционалды мономерлер N.N.N – этиламиноэтилметакрилат, акриламид, винилпирролидон және қышқыл метакрил, трифторметилакрил, винилбензой немесе негіздік (винилпиридин) болуы мүмкін. Айта кету керек, бұл мономерлердің өрнектері бар константалары тұрақты кешендерді қалыптастыру үшін жеткіліксіз, сондықтан тепе-теңдікті өзгерту үшін комплекстің пайда болу жағы функционалды мономерлер артық алынады.

Зерттеу нысандарына метакрил қышқылы, 4-винилпиридин,     азобисизобутиронитрил (AIBN), толуол және гидроксиэтилцеллюлоза (Sigma-Aldrich), 6-молекулалы сулы скандий (IIІ) сульфаты  (Sc2(SO4)3‧6H2O) (Sigma-Aldrich) жатады. Скандий (ІІІ) ионының «таңбасымен» алынған МТП бір функционалды екі мономерлерден алынды: метакрил қышқылы, көптеген молекула-шаблондармен комплекс түзуге бейім және 4-винилпиридин, карбоксил топтарын байланыстырушы.  Функционалды екі мономер де иондық әрекеттесу арқылы скандидің матрицалық ионымен комплекс түзеді. Скандий ионының көзі ретінде Sc2(SO4)3*6H2O  тұзы алынды. Алынған комплекс торлаушы (байланыстырушы) агент этиленгликольдиметакрилатпен полимерленді. Реакция инициаторы ретінде азобисизобутиронитрил алынса, полимерлеу реакциясының стабилизаторы ретінде гидроксиэтиленцеллюлоза алынды. Толуол кеуек түзуші ретінде қолданылды. Реакциялық қоспаның құрамы келесідей: металл ионы (Sc3+):МАҚ:4ВП:EGDMA/DEGDMA=1:2:2:8. Полимерлеу реакциясы механикалық араластырғышы бар 500 мл үш мойынды дөңгелек түбі бар колбада (реактор) жүргізілді. Компоненттер реакторға келесі ретпен қосылды: МАК, 4ВП, металл тұзы, ЭГДМА, толуол, ГЭЦ, ионсызданған су. Араластыру жылдамдығы-минутына 230 айналым. Реакция бөлме температурасында 20 минут ішінде, содан кейін азот тогында 75оС температурада 6,5 сағат бойы қойылды.

Шаблонсыз псевдоматрица жоғарыда көрсетілген жағдайда, берілген реагенттермен синтезделді, бірақ Sc2(SO4)3*6H2O  тұзы қолданылмады.

Зерттеу барысында полимерлеу нәтижесінде:

Sc3+ шаблонды МТП (полимер құрылымына мақсатты  Sc3+ молекула-шаблонын енгізу жолымен алынған екіншілік полимерлік тор). Шаблонсыз псевдоматрица (полимер құрылымына мақсатты  Sc3+ молекула-шаблонын енгізбеу жолымен алынған біріншілік полимерлік тор)

МТП-ның селективті сорбциясын зерттеу мақсатында алдын ала полимер торларынан скандий иондарын тазарту жұмыстары жүргізілді. Ол үшін ацетон және диионизацияланған су пайдаланылды.

Псевдоматрица және молекулалық таңбалы полимер синтезінде пайдаланылған негізгі функционалды мономерлер мен реагенттердің формулалары төменде келтірілген.

Қышқылды, негізді функционалды мономерлер:

Метакрил қышқылы (МАҚ),           4-винилпиридин (4ВП)

Тігуші агент ретінде пайдаланылған реагенттер:

Этиленгликольдиметакрилат (ЭГДМА),

Диэтиленгликольдиметакрилат (ДЭГДМА),

Реакция бастамашысы (инициаторы) ретінде пайдаланылған реагенттер:

Азобисизобутиронитрил (AIBN),

Бензол пероксиді

Реакция кеуек түзушісі (порообразователь) ретінде пайдаланылған реагент:

Толуол

Шаблон ретінде скандий сульфаты кристалогидраты пайдаланылды:

Sc2(SO4)3*6H2O, ионсызданған су полимерлеу ортасы ретінде пайдаланылды.

2.6.2 Синтезделген псевдоматрица мен молекулалық таңбалы полимерді тазалау

Молекулалық таңбалы полимерлер алудың соңғы кезеңі полимерді шаблоннан босату. Үлгіні жою әдісі оның мономермен байланысының сипатына байланысты. Ковалентті импринтинг кезінде байланыстардың химиялық бұзылуы, ковалентті емес органикалық еріткіштердің қоспасымен бірнеше рет экстракция жүргізіледі (әдетте, сірке қышқылы, метанол). Физика - химиялық және қолданбалы қасиеттерге нұқсан келтірместен кептірілген бөлшектер ұзақ уақыт бойы вакуум астында сақталады.

Соңғы онжылдықта МТП өндірісіндегі көптеген әзірлемелер мономерлердің орналасуын және полимерлердің құрылымын бақылау мақсатында полимерлеудің жаңа әдістері түрінде пайда болды. Алайда, жүргізілген зерттеулердің ішінде полимерлеуден кейін МТП шаблонын тиімді жоюда өте аз жетістіктер бар. Үлгіні алып тастау процесі қазіргі уақытта МТП өндірісіндегі ең аз үнемді, көп уақытты қажет ететін процесс болып табылады. Сонымен қатар, аналитикалық биотехнологиялық қосымшаларда МТП мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін үлгіні жоюдың тиімді процесі қажет. Үлгіні жоюдың негізгі қиындықтары 17-суретте  көрсетілген.

1-мінсіз жою, 2- толық емес жою, 3– үлгіні жою барысында қуыстың ыдырауы,          4- үлгіні жою барысында қуыстың қысылуы, 5- байланыстырушы нүктелердің бірігуі [149]

Сурет 17 – Үлгіні жоюда туындайтын қиындықтар

2.6.3 Синтезделген псевдоматрица мен молекулалық таңбалы полимерлердің сорбциясын тексеру

МТП-ның селективті сорбциясын зерттеу мақсатында алдын ала полимер торларынан скандий иондарын тазарту жұмыстары жүргізілді. Ол үшін ацетон және ионсызданған су пайдаланылды.

МТП ның сорбциялық қасиеттерін зерттеу мақсатында массасы 0,1 грамм МТП (Sc3+) үлгісі 100 мл концентрациясы 5*10-3моль/л Sc2(SO4)3*6H2O  ерітіндісіне салынды. Шаблонсыз псевдоматрица үлгісі дәл осындай массада, дәл осындай көлемде концентрациясы    5*10-3моль/л Sc2(SO4)3*6H2O  ерітіндісіне салынды.

Ерітінділерде иондардың шоғырлануы рН-метрия және кондуктометрия әдістерімен зерттелді. Қарастырылып отырған тұздар ерітінділерінің электрөткізгіштіктерін сипаттау үшін эквивалентті электрөткізгіштікті пайдалану шарт емес. Себебі, бұл тұздардың катиондарының барлығы ІІІ валентті. Әртүрлі валентті тұздарды зерттегенде эквивалентті электрөткізгіштікті қолданған дұрыс. Біздің жағдайда барлық тұздар ІІІ валентті болғандықтан қасиеттерін  меншікті электрөткізгіштікпен сипаттаған жеткілікті. Мұндай тұз ерітінділері таңдалып отырған себебі, алынып отырған  МТП скандий қатысында синтезделгендіктен өлшемі өзінен жоғары және төмен тұзды нашар сорады. Бұл нәтиже синтез барысында түзілген полимерлік қуыстардың скандий тұзының кеңістік өлшемдеріне сәйкес келетіндіктен синтезделген МТП скандий ионына жоғары сұрыптылық көрсетуі шарт.  Таңдалып алынған тұздардың құрамындағы металл ионының радиустары сорбция процесіне тікелей әсер етеді. Лантан мен церийдің металдарының иондық радиусы скандий иондық радиусынан әлдеқайда жоғары, ал иттрийдікі төмен болып келеді. Сол себепті полимерлі матрицадағы скандий шаблонының кеңістіктеріне иттрий ионы оңай сіңірілуі тиіс.

2.7 Қажетті құрал-жабдықтар және зерттеу әдістері

Қажетті құрал-жабдықтар: Меншікті электр өткізгіштігін өлшеу үшін MAPK 603 кондуктометрі (Ресей), ерітінділердің рН-ы Metrohm 827 pH-Lab өлшегіші (Швейцария) пайдаланылды. Ісіну коэффициентін анықтау мақсатында гидрогельдердің ісінген сынамаларының массасы SHIMADZU AY220 электронды аналитикалық таразыда өлшеу арқылы анықталды (Жапония). Оптикалық тығыздықты анықтау үшін KFK-3KM (Unico Sys, Санкт-Петербург, Ресей Федерациясы) фотоколориметрі қолданылды. Сонымен қатар, концентрация ICP-OES 8300 ICP-OES (Perkin Elmer, Уолтемус, Массачусетс, АҚШ) (Sc3+ және Y3+ иондарының концентрациясын есептеу үшін) спектрометрінде анықталды.

Ісіну коэффициентін анықтау

Ісіну коэффициентін (Кі), анықтау үшін тәжірибеге кептірілген гелдердің 0,01 г. салмақтағы үлгісін қолдандық. Гидрогелдердің ісіну коэффициентін гравиметрлік әдіс бойынша, үлгінің ісінуге дейінгі және ісінгеннен кейінгі салмағын өлшеп берілген формуланы (2.2) пайдалана отырып анықтадық:

(2.2)

Ki=m-m0m0

мұндағы  Кі – ісіну коэффициенті, г/г;

m – ісінген гидрогелдің массасы, г;

m0– ісінгенге дейінгі құрғақ гелдің массасы, г.

Ал, гидрогель үлгісінің ісіну кинетикасы Mt/M = ktn формуласымен есептелді, мұндағы Mt – t  уақыт аралығындағы сорбцияланған сұйықтықтың массасы;   M тепе-теңдік – ісінген күйге жеткенге дейінгі сорбцияланған сұйықтық массасы, яғни t болғанда; k – гидрогельдің  сипаттамалық константасы; n – сипаттамалық экспонент, гель көлеміндегі сұйықтықтың диффузиялық механизімін сипаттайды .

pH ортасын анықтау

Ерітінділердегі рH өлшеуге Metrohm 827 (Mettler toledo, Кытай) рН-метрі қолданылды.

Индикатор электродының потенциялы сутегі иондарының концентрациясына тікелей байланысты. Газ күйіндегі қышқыл сутегі мен қаныққан платиналы пластинкаға батырылған электрод сутегінің ионымен (Н+) тепе-теңдік күйде болады.

Кондуктометриялық әдіс

Электрөткізгіштігін өлшеу үшін «МАРК 603» (Ресей), кондуктометрі қолданылды. Зерттелетін ерітіндінің тоқ өткізуіне негізделген санды химиялық талдауға қолданылатын әдіс.

Кондуктометриялық әдістер ерітінді электр өткізгіштігі мен сол  ерітіндідегі   иондар  концентрациясының  арасындағы  байланысқа  негіз болмаған кезде жүргізілді.

2 тәулік ішінде сирек жер металл иондарының концентрациясын колориметрия әдісімен кейіннен анықтау үшін скандий сульфаты мен иттрий нитратының ерітінділері алынды.

Скандий және иттрий иондарының десорбциясы

Сорбциядан кейін әр гидрогель, жеке-жеке скандий иондарының 2М азот қышқылы ерітіндісінде десорбцияға ұшырады.

Металл иондарының десорбция дәрежесі келесі формуламен (2.3) есептелді:

(2.3)

Ерітіндідегі скандий мен иттрий иондарын анықтау процесі сирек кездесетін металл иондары негізінде Арсеназо III органикалық аналитикалық реагентінің түсті күрделі қосылыс құруына негізделген [150].

Скандий мен иттрий иондарының экстракция дәрежесі мына (2.4)  формула бойынша есептелді:

η= Сбас- Сқал Сбас*100%                                           (2.4)

Мұнда Cбас - ерітіндідегі металдың бастапқы концентрациясы, г / л; Сқал -  ерітіндідегі металдың қалған концентрациясы, г/л.

Полимер тізбегі буындарының байланысуының жалпы дәрежесі келесі (2.5) формула бойынша есептеу арқылы анықталды:

θ= νсорбν*100%                                                    (2.5)

мұнда 𝜈сорб - сорбцияланған металдың мөлшері, моль; v – полимердің мөлшері, моль.

Тиімді динамикалық сорбция сыйымдылығы (2.6) мына формула бойынша есептелді:

Q= νсорбmсорбент                                               (2.6)

Мұндағы 𝜈сорб - сорбцияланған металдың мөлшері, моль; mсорбент - сорбент массасы, г.

2.8 Зерттеулердің физика химиялық әдістері

2.8.1 Фурье түрлендірілген инфрақызыл спектроскопия

Фурье түрлендірілген инфрақызыл спектроскопия (ФТИҚС) – бұл молекуланың функционалдық топтары мен құрылымдарын анықтауға болатын әдіс.  Фурье түрлендірілген инфрақызыл спектроскопия толқын ұзындығының инфрақызыл жұтылуын немесе спектрлерге берілуін жинайды және өңдейді. Бұл спектрлер молекула инфрақызыл сәулеленуді молекулалық тербелістерге айналдырғанда пайда болады. Бұл тербелмелі қозғалыстар белгілі бір толқын ұзындығында (см-1) пайда болатын спектрде жолақтар жасайды.

Бастапқы сорбенттердің ион алмасу құрылымдары мен интерполимер жүйесінің Фурье түрлендіруі бар инфрақызыл спектрлерін Nicolet 5700 маркалы спектрофотометрі (Thermo Fischer scientific, Уолтемус, Массачусетс, АҚШ) қолданылды. Калий бромиді негізгі материал ретінде пайдаланылды. Ұнтақталған калий бромиді үлгімен 30:1 қатынасында араластырылды. Сұйық үлгілер үшін калий бромидінің таблеткасына бір тамшы үлгі қосылды. Барлық үлгілер бөлме температурасында вакуумды пеште сусыздандырылды. Суды ауадан жою үшін жабдықта азот газы үздіксіз беріліп отырады.

2.8.2 Дифференциалдық термиялық анализі

Сорбенттердің термогравиметриялық зерттеулер ДТА және ДСК түрлендіргіштерімен қосылатын термогравиметриялық таразылар, металл-резисторлық пеш және түрлі модульдерді басқаратын көп тапсырмалы бағдарламалық қамтамасыз етуші құрылымы бар LABSYS™ EVO TG, DTA, DSC 1600°C (Setaram, Франция) құрал-жабдықтар желісінде мен интерполимер жүйесінің термогравиметриялық қасиеттерін анықтау үшін жүргізілді.

TGA/DTA шарттары: динамикалық режим; азот атмосферасы температурасының аралығы—20–630 °С, қыздыру жылдамдығы 10°C/мин гомогенділігін қамтамасыз ету үшін 3 г Al2O3 тигельге салып 600°С температурада 2 сағат бойы муфель пешіне күйдіруге қояды. Кейін кептіруге арналған эксикаторға орналастырады.

Термиялық анализ жүргізу үшін көлемі 100 мкл болатын Al2O3-тен екі бірдей тигель пайдаланылды, олардың конструкциясы температураны зат массасында тікелей өлшеуді қамтамасыз етеді. Аналитикалық ұнтақтау арқылы дайындалған қоспаның массасы ~17 мг (өлшеу дәлдігі ±0,01%) сынамасы катализаторлардың қатысуынсыз және қатысуымен көлемі 2 мл корунд тигельдердің біріне жүктелді, екіншісі бос қалады. Екі тигельді де аспаптың электр пешіне салып, 20°С/мин тұрақты қыздыру жылдамдығымен температураны 33°C-нан 600°С дейін сызықтық режимде қыздырады, бұл кезде массаның өзгеруі тіркеліп отырады. Үлгі белгілі бір температура мәніне жеткенде реакциялар тобы пайда бола бастайды, осы температурада олардың жылдамдығы байқалады. Осылайша масса жоғалту жылдамдығы артып, реакция аяқталғаннан кейін қайтадан төмендейді. Термиялық анализ тотығу реакциясын болдырмау үшін оттегісіз ортада жүргізіледі. Газ ортасы ретінде азот алынды, шығыны 30 мл/мин.

2.8.3 Индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектрометрия

Индуктивті байланысқан плазмалық атомдық-эмиссиялық спектрометрия -атомдық-эмиссиялық спектрометрия әдісіне жатады, тек индуктивті-байланысқан плазма атомдардың қоздырғыш көзі ретінде қолданылады. Индуктивті байланысқан плазма-радиожиілік  өрісі қолдайтын электрондар мен иондардың саны бірдей жоғары иондалған инертті газ (әдетте аргон). Анықтау шектері әдетте аз диапазон нанограммнан    (MS-ISP)   микрограммға дейін (AES-ISP) литріне.

Скандий мен иттрий иондарының сорбциядан кейінгі мөлшері индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия (ICP-AES) Optima 8000 және 8300  моделді (Фирма "PerkinElmer Inc.", АҚШ) аппаратында түсірілді.

3 НӘТИЖЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ

3.1 Сулы ортада гидрогелдермен интергелді жүйе құру ерекшелігі

Өздеріңіз білетіндей, сулы және тұз ерітінділерінде электрохимиялық тепе-теңдік бар. Кез-келген әрекеттесу осы тепе-теңдіктің өзгеруіне әкеледі. Полимерлі гидрогелдер әлсіз электролиттер болып табылады. Алайда, осыған қарамастан, макромолекулалар ерітінділердегі иондармен өзара әрекеттеседі. Полиқышқылдар карбоксил топтарының диссоциациясына, скандий, иттрий иондарының сорбциясына қарсы карбоксилат анионына қосылу арқылы бейімделеді. Полинегіз азот гетероатомдарының протонизациясына ұшырайды, бұл олардың конформациясының өзгеруіне әкеледі.

3.1.1  Сулы ортада ПАҚ-П4ВП гидрогелдерінің интергелді жүйеде өзара белсенденуі

Су ерітіндіде интергелді жүйенің болуы ерітіндідегі электрохимиялық тепе-теңдікке әсер ететін әртүрлі процестердің жүруіне әкеледі.

Осы өзара әрекеттесулердің нәтижесінде кейбір  зарядталған функционалды топтарында гидрогелдердің кері иондар болмайтын жағдай пайда болады. Кері иондары жоқ иондалған топтардың концентрациясы полимер торларының бастапқы моль қатынасына және басқа факторларға байланысты. Полимерлі гидрогелдер медицина мен биотехнология сияқты әртүрлі салаларда кеңінен қолданылады. Бірқатар ерекше қасиеттерге ие осындай полимерлер жүйелерін жасушалық инженерия, имплантаттар технологиясы, биологиялық белсенді жүйелер сияқты медицина мен медициналық биотехнологияның бірқатар салалары үшін өте маңызды және металл иондарын байланыстыруға қабілетті. Полимерлердің мұндай қасиеті металл иондарына, соның ішінде сирек кездесетін элементтердің иондарына қатысты сорбциялық қабілетінің болуына ықпал етеді. Функционалдық қышқыл карбоксил топтары –СООН бар полиакрил қышқылының әлсіз қышқылды гидрогелі (гПАҚ) және поли-4-винилпиридиннің әлсіз негізді гидрогелі (гП4ВП) сулы ерітінділерінің меншікті электр өткізгіштігі мен рН мәндері анықталды.

18-суретте гПАҚ- гП4ВП сулы ерітінділерінің рН-тың молдік қатынаста уақыт бірлігінде тәуелділігі көрсетілген сонымен қатар, полиқышқыл көбірек болған сайын уақыт өте келе сутегі иондарының концентрациясының төмендеуі байқалады. Минимум мәндері тек полиқышқылдың қатысуымен (гПАҚ:гП4ВП=6:0) 6,5 сағат өте өзара қашықтықтан әрекеттесуден кейін байқалады. 24 сағат өткеннен кейін рН-ның ең жоғары мәндері гПАҚ:гП4ВП=6:0 мольдік қатынасында байқалады. Полинегіздік үлесінің жоғарылауымен ерітіндінің рН біртіндеп төмендейді. Ең төменгі рН мәні 5:1 қатынасында 6,5 сағаттық өзара әрекеттесуден кейін байқалады. Артық Н+ иондарының пайда болуы жоғары ісіну жылдамдығының және -СООН топтарының диссоциациясына, сондай–ақ негізгі топтардың ісіну жылдамдығының және олардың концентрациясының төмен болуына байланысты. Сулы ортада ОН– иондар құрамының артуы ісіну жылдамдығының төмен болуы және –СООН топтардың концентрациясының төмен, сондай-ақ ісінудің жоғары жылдамдығымен негізгі Н+  иондарының функционалды топтардың өзара әрекеттесуімен байланысты. Екінші реакция болған жағдайда, гидроксил аниондары ерітіндіге өтуі мүмкін. Сонымен қатар, үшінші реакция жүру барысында, бос протон пиридин сақинасымен байланысады да нәтижесінде ерітіндідегі оң зарядталған иондардың концентрациясы күрт төмендейді.

Сурет 18 - Сулы ортада ПАҚ-П4ВП гидрогелдерінің молдік қатынаста рН мәнінің уақытқа тәуелділігі [153]

19-суретте Сулы ортада ПАҚ-П4ВП гидрогелдердің ерітінділерінің электр өткізгіштігінің өзгеруінің гидрогелдердің  молдік  қатынаста уақытқа тәуелділігі көрсетілген. Қашықтан әрекеттесу кезінде минималды және максималды электр өткізгіштік аймақтары пайда болады, ал бастапқыда өзара әрекеттесу  кезінде ерітінділердің электр өткізгіштігі артады. 4,5; 6,5; 8,5 және 24 сағаттта  5:1 қатынаста  электр өткізгіштіктің жоғары мәні байқалады. Электр өткізгіштіктің ең жоғары мәндері 24 сағат өткеннен кейін байқалды. Графиктен  көріп отырғанымыздай  сулы ерітіндідегі гидрогелдердің қашықтықтан әрекеттесуі минималды электр өткізгіштігі  барлық уақыттар үшін 3:3 қатынасында байқалады.

Электр өткізгіштік пен рН мәндерін салыстыра отырып, өзара белсендірлену нәтижесінде гидрогелдер жоғары иондалған күйге өтеді деп қорытынды жасауға болады. Гидрогельдердің максималды активтену аймағы ПАҚ:П4ВП гидрогелдерінің 5:1 қатынаста байқалады.   П4ВП гидрогелінің ең үлкен иондалуы 5:1 қатынаста болды.

ПАҚ-П4ВП интергелді жүйесінің ең аз электр өткізгіштігі карбоксил тобынан бөлінген протонды гетероатом винилпиридинмен байланысуымен байланысты. Сулы ортада қашықтықтан батырылған кезде екі гидрогелде су молекулаларымен әрекеттесу нәтижесінде ісінуді бастайды. Карбоксил топтары алдымен иондалады, содан кейін карбоксилатқа аниондар – СОО- және сутегі иондарына (протондар) H+ ыдырайды. Поли-4-винилпиридиннің катионды гидрогелінің су ортасында иондалуы карбоксил топтары мен су молекулаларының H+, OH- иондарына диссоциациялануы сутегі иондарының қосылуы нәтижесінде пайда болады. Гидрогелдердің өзара  ұзақ әрекеттесу кезінде сулы ортадағы оң зарядтардың жалпы мөлшерінің азаятынына әкеледі.

Сурет 19 – Сулы ортада ПАҚ-П4ВП гидрогелдерінің молдік қатынаста электрөткізгіштік мәнінің уақытқа тәуелділігі [153]

Электр өткізгіштіктің жоғары мәні, өз кезегінде, екі гидрогелдің белгілі бір қатынасында карбоксил топтарының диссоциациясы кезінде протонды полинегізді азот гетероатомдарымен байланыстыру процесінде басым болатындығын көрсетеді. Мұның себебі түйінаралық тізбектердегі байланыстардың конформациялық өзгеруі болуы мүмкін. Белгілі бір концентрацияда зарядталған NH+ топтары ≥N...Н+ …N≡ молекулааралық тігістер түзуі мүмкін, бұл макромолекулалық шарлардың бүгілуіне және протонның байланысуының төмендеуіне әкеледі.

Жоғарыда келтірілген нәтижелерден функционалды гидрогелдердің өзара активтену құбылыстары металл иондарымен активтендіру процестерінде көрініс табуы керек деп күтуге болады. Бұл болжамды тексеру үшін интергелдік жүйенің иттрий ионына қатысты өзара активтенуі зерттелді.

3.1.2  Сулы ортада ПАҚ-ПЭИ гидрогелдерінің интергелді жүйеде өзара белсенденуі

Сулы ортада ПАҚ-ПЭИ гидрогелдерден тұратын интергелді жүйелер қашықтықтан өзара әрекеттесу уақыты өскен сайын ерітінділердің электр өткізгіштігінің одан әрі артуы байқалады. Интергелді жүйесіндегі гидрогелдердің өзара әрекеттесуі рН-метрия және кондуктометрия әдістерімен зерттеледі (20-сурет). 20-суреттен көрініп тұрғандай, гидрогелдердің электр өткізгіштігі уақыт өте келе ПАҚ-ПЭИ   гидрогелдерінің барлық қатынастары үшін артады. Максималды нүктедегі электр өткізгіштіктің жоғары мәні заряд тасымалдаушылардың жоғары концентрациясын көрсетеді. Жүйеде Н+ иондарын оңай қосып, зарядталған күйге өтетін гидрогель полиэтиленминінің әлсіз полинегізі бар. Бұл процесс ерітіндідегі иондалған бөлшектердің концентрациясының төмендеуіне әкеледі. Гидрогелдердің қатынасы 3:3 болатын электр өткізгіштіктің максимумының пайда болуын ерітіндідегі азот гетероатомдарының төмен концентрациясымен түсіндіруге болады, өйткені полинегіздің концентрациясы полиқышқылдың концентрациясынан әлдеқайда аз. Этиленимин құрамының жоғарылауымен электр өткізгіштіктің төмендеуін протонмен байланысты азот гетероатомдары санының көбеюімен түсіндіруге болады. Гидрогелдердің қатынасы кезінде гПАҚ:гПЭИ электр өткізгіштігі минимумға жетеді, бұл протонды байланыстыру процесінің карбоксил топтарының диссоциация процесінде үстемдігіне байланысты. Полинегіздің  молдік қатынастың өсуі электрөткізгіштің төмендеуі полиэтилениминнен бөлінген азот атомдарымен байланысты.

м                      а)                                                                         б)

Сурет 20 –  Сулы ортада ПАҚ-ПЭИ гидрогелдерінің молдік қатынаста  рН (а) және электрөткізгіштік (б) мәнінің уақытқа тәуелділігі [154]

Сутегі иондарының концентрациясының өзгеруі мен электр өткізгіштігінің  гидрогелдердің молдік қатынаста уақытқа тәуелділігі 20-суретте көрсетілген (а, б). 20-суреттен көрініп тұрғандай 3:3 қатынасында (гПАҚ:гПЭИ) гидрогелдерден сулы ортадағы интергелді жүйесінің электр өткізгіштікке және рН мәнінің төмендеуіне ие. гПАҚ-гПЭИ 5:1 және 1:5 қатынасында ерітінділердің рН мәнінің жоғарылауы байқалады.

3.1.3 Сулы ортада ПМАҚ-П4ВП гидрогелдерінің интергелді жүйеде өзара белсенденуі

Сулы ортада ПМАҚ-П4ВП гидрогелдерінің интергелді жүйеде өзара белсенденуінің конформациялық қасиеттерін 21 cуреттен байқап отырғанымыздай екі гидрогелдің гПМАҚ-гП4ВП қатысуымен және олардың арасында байланыс болмаған кездегі су ортасының меншікті электр өткізгіштігінің өзгеруін көрсетеді. Алайда, меншікті электр өткізгіштік 5:1 (ПМАҚ:П4ВП) ара қатынасы кезінде максимум мәнді көрсете алмайды   және 3:3 және 1:5 ара қатынасы кезінде жоғарылау су ортасында ОН- топтар құрамының өсуіне байланысты, өйткені осы ара қатынастар кезінде ПМАҚ-П4ВП рН тәуелділігінен, керісінше, сутегі концентрациясы едәуір төмендейді. Бұл N+ азот иондарымен өзара әрекеттесу тізбегі арасындағы бұзылу кезінде OH- тобының бөлінуі жағдайында мүмкін. Бастапқы П4ВП гидрогелі мен интергелді жүйелерде электр өткізгіштіктің өсуі тек бастапқы кезеңде байқалады. 24 сағатқа дейін одан әрі өсу соншалықты қарқынды емес. гПМАҚ-гП4ВП интергелдік жүйесінің қатысуымен сутегі иондары концентрациясының уақытқа тәуелділігі 21 б суретте көрсетілген. 21 б суретте рН-ның әртүрлі уақыт аралығында бастапқы арақатынастан өзгеруін және гидрогелдер арасында тікелей байланыстың болмауын сипаттайды. Суреттен көріп отырғанымыздай, гПМАҚ-гП4ВП рН тәуелділігі өзгереді, рН мәні компоненттердің өзара әрекеттесуіне арналған көрсеткіштер санының қашықтыққа айтарлықтай ауытқуы байқалады. 0,1 сағ рН-да су ортасында иондық Н+ құрамының жоғары екендігін көрсететін ең төменгі мәндер байқалады. 24 сағатқа дейін өзара әрекеттесу рН мәнінің жоғарылауына әкеледі, бұл судағы Н+ иондарының құрамының төмендеуін көрсетеді. ПМАҚ-П4ВП қатынасы кезінде 5:1, 3:3 және 1:5 рН мәнінің максималды жоғары мәндері байқалады

(а)                                                                         (б)

Сурет 21 - Сулы ортада гПМАҚ және гП4ВП гидрогелдерінің мольдік қатынаста  электр өткізгіштігінің (а) және рН мәні (б) уақытқа тәуелділігі [155]

Уақыт өте келе өзара әрекеттесуі тұрақталады. Бұл максималды мәндер осы гидрогель коэффициенттерінде сутегі концентрациясының едәуір төмендеуін көрсетеді. Бұл жағдайда сутегі концентрациясының төмендеуі қашықтықта өзара әрекеттесу кезінде ПМАҚ гидрогеліндегі СООН тобының немесе ≥ N полинегізді азот анионымен өзара әрекеттесуін көрсетеді. рН тәуелділігін және меншікті электр өткізгіштігін ПМАҚ:П4ВП қатынасына салыстыру 3:3 және 1:5 (ПМАҚ:П4ВП) қатынастарындағы меншікті электр өткізгіштіктің максималды мәні компоненттердің қатынасына тәуелді рН мәніне сәйкес келетіндігін көрсетеді.

3.1.4 Сулы ортада Amberlite IR120-AB-17-8  ионалмастырғыш шайырлардың интергелді жүйеде өзара белсенденуі

Amberlite IR120 катион алмастырғышының химиялық құрылымы 22-суретте көрсетілген.

Сурет 22 - Amberlite IR120 катион алмастырғышының химиялық құрылымы

Amberlite IR120 ион алмастырғыш Sigma-Aldrich (Сент-Луис, Миссури, АҚШ) компаниясының өнімі. AB-17-8 анион алмастырғышының химиялық құрылымы 23-суретте көрсетілген

AB-17-8 ион алмастырғыш «LLP Laborfarma» (Алматы, Қазақстан Республикасы)

Сурет 23 -  АВ-17-8 анион алмастырғыштың химиялық құрылымы

Интерполимер жүйелерін құрудың ғылыми негізі-макромолекулалардың қашықтықтан өзара әрекеттесу құбылысы. Зерттеуде Amberlite IR120 -AB-17-8 интерполимерлік жүйесі бастапқы катион алмастырғыштар мен анион алмастырғыштарға негізделген. Интерполимер жүйесін дайындау процесі келесідей (кезең-кезеңмен) (Сурет 24):

(1) әрбір ион алмасу шайырының дисперсиясы аналитикалық диірменде (бір-бірінен бөлек) мөлшері 120 мкм-ден асатын және 180 мкм-ден кем бөлшектерге дейін ұсақтауға ұшырайды.

(2) макромолекулалық құрылымдардың алынған дисперсияларын кеуектері 100 мкм арнайы дайындалған полипропилен ұяшықтарына (сүзгілерге) орналастырады.

(3) Amberlite IR120 және AB-17-8 дисперсиялары 24 суретте көрсетілгендей ұяшықтар бір-бірінен 2 см қашықтықта орналасады.

Сурет 24 - Amberlite IR120 және AВ-17-8 негізіндегі интерполимерлік жүйе [157]

Қашықтан өзара әрекеттесу құбылысы бастапқы макромолекулалық құрылымдардың (Аmberlite IR120 және AB-17-8 ион алмасу шайырларының жұмысында) олардың өзара активтенуіне байланысты жоғары иондалған күйге өтуін қамтамасыз етеді. Қашықтан өзара әрекеттесу дивинилбензолдың гидрофобты фрагменттерімен тұрақтандырылған молекулааралық тізбектік байланыстарды бұзады, нәтижесінде тұрақтанатын функционалды топтардың қосымша диссоциациясы дивинилбензолдың гидрофобты фрагменттері пайда болады. Интерполимердегі "ұзақ әсер ету" әсері екі негізгі реакцияға негізделген:

1. Су молекулаларын түзетін функционалды топтардың диссоциациясы байланыстырушы ОН-топтар;

2. Қашықтықтан өзара әрекеттесумен ынталандырылған ион алмастырғыштар буындарының конформациялық өзгерістері функционалды топтарының босатылуымен тізбекаралық ассоциациялардың жойылуын қамтамасыз етеді.

Су ортасының электр өткізгіштігі мен рН-ның Amberlite IR-120 AB-17-8 молярлық мөлшеріне және уақытқа тәуелділігі сәйкесінше 25-суретте келтірілген: (a) және (б).

м                          а)                                                                  б)

Сурет 25 - Әртүрлі қатынастағы  Amberlite IR120: АВ-17-8 гидрогелдерінің  электрөткізгіштік (а) және рН көрсеткіштерінің (б) уақытқа тәуелділігі [155]

Көрсетілген ион алмастырғыштың функционалды топтарының диссоциация процесі уақыт өте келе электр өткізгіштіктің жоғарылауына әкеледі, мұнда диссоциация процесінің тікелей нәтижесі зарядталған функционалды топтар мен протондардың пайда болуынан болып табылады. 25-суреттен көріп отырғанымыздай, иониттің молярлық мөлшерінің артуы электр өткізгіштіктің жоғарылауын қамтамасыз етеді, ал электрхимиялық параметрдің едәуір ұлғаюы (70% - дан астам) Amberlite IR120  молярлық мөлшерінің 5-тен 6 мольге дейін жоғарылауымен байқалады. Мұндай күшті өсу су ортасында 6 моль Amberlite IR120 қатысуымен функционалды топтардың артық бөлінуінің салдары болып табылады. Ион алмасу шайырының функционалды топтарының едәуір бөлігі диссоциацияға ұшырайды, бұл электр өткізгіштіктің жоғарылауына әкеледі. Amberlite IR120 ионитінің қатысуымен H+ иондарының концентрациясының өзгеруі уақыт өте келе катиониттің функционалды топтарының диссоциациялануына байланысты протондардың бөлінуін көрсетеді, бұл өз кезегінде сулы ортада ион алмастырғыштағы сутегі иондарының көбеюін көрсетеді. Электр өткізгіштіктің нақты мәліметтеріне сәйкес (параметр уақыт өте келе артады) өткізгіштіктің жоғарылау шыңдары 4 және 6 мольде байқалады. Amberlite IR120 протондардың ең күшті шығарылуы 6 моль ион алмастырғыштың қатысуымен жүреді. Сулы ортада АВ-17-8 ион алмастырғышының қатысуымен сутегі иондары концентрациясының өзгеру сипатын зерттеу нәтижелері бойынша эксперименттің басында (өзара әрекеттесу басталғаннан 5 минут өткен соң) сулы ортада болатын протондар қауымдастығының әсерінен туындаған рН-ның жоғарылауы байқалады. рН төмендеуінің келесі құбылысы бұл рН бастапқы мәндерінде (тепе-теңдік) су ортасында сутегі иондарының концентрациясының жоғарылауын көрсетеді. Алайда, рН 6 моль AB-17-8 мөлшерінде жоғарылайды, бұл иондалған гетероатомдар мен бос протондардың көп болуына байланысты аниониттің иондалған күйін көрсетуі мүмкін.

Сулы ортадағы Amberlite IR120 және AB-17-8 жеке ион алмасу құрылымдарының электрохимиялық әрекеті бір-бірінен ерекшеленеді. Су ортасында Аmberlite IR120 катионитінің үлесінің артуы уақыт өте келе электр өткізгіштіктің жоғарылауына әкеледі, ал рН-ның ұқсас төмендеуі функционалды топтардың диссоциациялануын көрсетеді (күшті диссоциация 6 моль катиониттің қатысуымен жүреді). Анион алмасу құрылымы болған кезде белгілі бір электр өткізгіштік уақыт өте келе төмендейді, бұл су молекулаларының диссоциациясы нәтижесінде пайда болған бос протондардың AB-17-8 гетероатомымен байланысын көрсетеді, бұл бос су молекулаларының қосымша диссоциациясын тудырады. Аниониттің молярлық мөлшерінің жоғарылауы параметр мәндерінің жоғарылауына әкеледі. AB-17-8 молярлық санында рН мәндерінің 1-ден 4 моль-ге дейін төмендеуі диссоциацияның ассоциация процесінен басым екендігін көрсетеді; молярлық мөлшердің одан әрі 5 және 6 мольге дейін артуы сулы ортада Н+ концентрациясының төмендеуіне әкеледі, бұл протондар қауымдастығының жоғарылауын көрсетуі мүмкін.

Amberlite IR120-AB-17-8 интерполимер жүйесіндегі иондану процесінің ерекшелігі - интерполимердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде иондалған топтарда антиионның болмауы, полимерлердің одан әрі өзара активтенуі және бастапқы полимерлерге полимерлі тізбектер бойымен өтелмеген зарядтардың пайда болуы. Компенсацияланбаған зарядтар Amberlite IR120 катион алмасу шайырының функционалды топтарының диссоциациясы кезінде протондардың шығуы нәтижесінде және осы жылжымалы иондардың сулы ортада AB-17-8 анион алмасу шайырының гетероатомдарымен бірігуі нәтижесінде пайда болады, ал заряд AB-17-8 тығыздығы Amberlite IR120 диссоциация дәрежесімен шектеледі. Бұл өзара әрекеттесулердің салдары екі полимер құрылымын ионизациялау болып табылады, олар интерстициалды тізбектердің буындарында бірдей зарядталған топтар түзеді.

Ион алмастырғыштардың ионизациясы 2 кезеңде жүреді. Бірінші кезең-полимерлі байланыстарды ылғалдандыру; екінші кезең - H+  немесе OH- ортақ ерітінді қалыптастыру үшін екінші полимер молекуласының әсерінен бір полимер құрылымын кеңейту. Қашықтан өзара әрекеттесу нәтижесінде антииондарсыз функционалды топтар пайда болады, бұл гидрофобты өзара әрекеттесумен тұрақтандырылған тұзішілік байланыстардың бұзылуына ықпал етеді, өйткені анионит құрамындағы дивинилбензол гидрофобты фрагмент болып табылады. Әр макромолекуланың иондануының жоғары дәрежесі өзара активтену кезінде иондану және релаксация аудандарының ұлғаюына байланысты. Өзара активтендіру-бұл интерполимер жүйесіндегі катион мен аниониттердің стационарлық күйден реактивті күйге өтуін қамтамасыз ететін құбылыс.

Amberlite IR120-AB-17-8 интерполимерлік жүйесінің болуы су ортасының электр өткізгіштігіне айтарлықтай әсер етеді. Алынған мәліметтер Amberlite IR120 және AB-17-8 бастапқы ион алмастырғыштарының конформациялық өзгерістеріне қашықтықтан өзара әрекеттесу құбылысының әсерін көрсетеді, интерполимер жұптарындағы макромолекулалардың құрылымындағы мұндай өзгерістер олардың электрохимиялық қасиеттерінің айтарлықтай өзгеруіне әкеледі. Жеке ион алмастырғыштардың қатысуымен электрохимиялық параметрдің жоғарылауын (моль қатынасы 6: 0 және 0: 6) келесідей түсіндіруге болады: су ортасында протондар саны Amberlite IR120 функционалды топтарының диссоциациясы арқылы шығарылады; AB-17-8 қатысуымен сутегі иондарының бөлінуімен су молекулаларының қосымша диссоциациясы анионит иондалуы кезінде протондар санының азаюынан болады. Барлық өзара әрекеттесу кезінде төмен өткізгіштік мәндері Amberlite IR120: AB-17-8 = 3: 3 қатынасында байқалады. Электр өткізгіштіктің жоғары мәндері Amberlite IR120: AB-17-8 = 4:2 және 2:4 қатынасында байқалады. Amberlite IR120 жеке құрылымында pН төмендеуі функционалды топтардың диссоциациялануын көрсетеді, ал жеке AB-17-8 болған кезде pН жоғарылауы протонды гетероатоммен байланыстыруды көрсетеді. Amberlite IR120: AB-17-8=4:2 интерполимерлері жұбындағы сутегі иондарының концентрациясының жоғары мәндері қауымдастықтан диссоциацияның басым болуын көрсетуі мүмкін. Протондардың төмен концентрациясы 5:1 қатынасында байқалады, электр өткізгіштік деректерімен салыстырғанда бұл қатынас интерполимер жүйесіндегі бастапқы макромолекулалардың жоғары иондану аймағы деп айтуға болады.

Қашықтан өзара әрекеттесу құбылысы су ортасының электрохимиялық қасиеттеріне айтарлықтай әсер етеді. Amberlite IR120-AB-17-8 интерполимерлік жүйесінің болуы бастапқы электрохимиялық параметрлердің, атап айтқанда интерполимерлер жұптарындағы меншікті электр өткізгіштік мәндерінің айтарлықтай өзгеруін қамтамасыз етеді (Amberlite IR120:AB-17-8 моль қатынасы 5:1-ден 1:5-ке дейін) жеке ион алмастырғыштармен салыстырғанда төмен (моль қатынасы 6:0 және 0:6). Бұл деректер ион алмастырғыштар құрылымындағы молекулааралық өзгерістер фактісін көрсетеді, онда әр макромолекулалық құрылымның иондалуы молекулааралық байланыстардың бұзылуына әкеледі. Amberlite IR120: AB-17-8=5:1 интергелдік жұптардағы протон концентрациясының салыстырмалы түрде төмен мәні протондар қауымдастығы процесінің функционалдық топтардың диссоциациясынан басым екендігін көрсетеді, нәтижесінде қосымша топтардың диссоциациясы және ионданудың соңғы дәрежесінде екі ионит те максималды болады.

3.1.5  Сулы ортада КУ2-8-АВ-17-8 ионалмастырғыш шайырларының  интергелді жүйеде өзара белсенденуі

Сулы ортада интергелді жүйенің болуы әртүрлі процестердің жүруіне себепші болады. Ол процесстер өз кезегінде ерітіндінің электрохимиялық тепе- теңдігінің өзгеруіне әкеліп соғады.

26 а суретте КУ-2-8-АВ-17-8 интергелді жүйесінің молярлық қатынастарында белгілі бір уақыт аралығында ерітіндінің рН көрсеткіштерінің өзгеруі көрсетілген. Бұл жүйенің (КУ-2-8 -АВ-17-8 6:0 қатынасынан басқа) барлық қатынастарында рН көрсеткішінің төмендеуі   байқалады. Бұл өз кезегінде ерітіндіде зарядталған сутек иондарының азайғанын көрсетеді.  Бастапқы полиқышқылдың (КУ-2-8 АВ-17-8 =6:0) бастапқы кезеңде рН көрсеткішінің мәні жоғары мәнге ие болып, 48 сағат өткен соң ең төменгі көрсеткішке жеткен. Таза қышқылдың бүкіл уақыт аралығындағы рН мәнінің интервалы 5,08-5,78. Бұл процесс гидроксил иондарының басқа функционалды топтардан бөлінетін протондармен бейтараптануға ұшырау себебінен жүйеде сутек ионының концентрациясы максималды мәнге ие болуымен түсіндірілуі мүмкін.

26 б суретте  КУ-2-8-АВ-17-8 интергелді жүйесінің әртүрлі молярлық қатынастарында белгілі бір уақыт аралығында ерітіндінің меншікті электрөткізгіштіктерінің өзгеруі көрсетілген. Алынған мәліметтерге сүйенсек, бастапқы уақытта КУ-2-8-АВ-17-8 жоғарылауын, уақыт өте келе барлық қатынастарында электрөткізгіштік мәнінің төмендеуі байқалады. Алайда, әр қатынастағы электрөткізгіштіктегі зарядтардың қозғалысы әртүрлі. Ең төменгі электрөткізгіштікті 3:3 қатынасы 0,1 сағаттан соң көрсетті. Интергельді жүйенің осы қатынаста ең төменгі электрөткізгіштікті көрсету себебі, сульфотоптан бөлініп шыққан протонның гетероатомы төртіншілік аммонийлі топтан бөлініп шыққан –N+(CH3)3ОН- тобымен байланысуына негізделген. Максималды нүктеге ие электрөткізгіштіктің мәні заряд тасушылар концентрациясының жоғары екендігін көрсетеді. Мұндай жағдайда ол сулы ортадағы H+ ионы болуын көрсетеді. Оның концентрациясы сульфотоптың ыдырау дәрежесіне тікелей байланысты болады.  Бірақ жүйеде H+ ионын оңай қосып алып, зарядталған күйге өте алатын көпнегізді анионит АВ-17-8  бар. Бұл процесс иондалған бөлшектердің ерітіндідегі концентрациясының төмендеуіне әкеліп соғады.

м                           а)                                                                  б)

Сурет 26 - Сулы ортада  КУ2-8:АВ-17-8 гидрогелдерінің мольдік қатынаста рН көрсеткіштерінің (а) және электрөткізгіштік (б) уақытқа тәуелділігі [156]

Алынған мәліметтерге сүйене отырып, КУ-2-8-АВ-17-8=5:1 қатынасында 24 сағаттан соң максимум көрінеді. Бұл гидрогелдердің қашықтықтан әрекеттесуі кезінде өзара активтелу жүзеге асып, нәтижесінде жоғары ионизацияланған күйге көшуімен түсіндіруге болады.

3.2 Интергелді жүйелер көмегімен  скандий иондарын бөлу ерекшелігі

Скандий ионының сорбциясы полиметакрил қышқылының (ПМАҚ) және поли-4-винилпиридиннен (гП4ВП), полиакрил қышқылы (ПАҚ) және полиэтиленимин (гПЭИ),  Amberlite IR120-AB 17-8 гидрогелдерден тұратын интергелдік жүйелермен зерттелген.

3.2.1 гПМАҚ-гП4ВП  интергелді жүйеде скандий иондарын бөлу

Скандий ионының полиметакрил қышқылы (ПМАҚ) мен поли-4-винилпиридин (гП4ВП) гидрогелдерінен құрылған интергелдік жүйесінде сорбциялық қабілеті анықталды. 27-суретте ПМАҚ-П4ВП гидрогелдері скандий иондарын бөліп алу дәрежесінің уақытқа тәуелділігі көрсетілген. Металдың негізгі мөлшері 6 сағат ішінде алынатыны байқалады, сорбция дәрежесінің максималды мәні ПМАҚ-П4ВП интергелдік жүйесінің 3:3 қатынасында 24 сағат өткеннен кейін 16,4% құрады, одан әрі ұлғаюы аз қарқынды жүреді, бұл электрохимиялық тепе-теңдік жағдайына жақындауды көрсетеді. Алынған нәтижелерден көрініп тұрғандай скандий ионының сорбция дәрежесінің төмен болуы полимерлі құрылымдардың иондану процесінің құрылымында полимерлі тізбектердің өзара әрекеттесуі қиын болуымен байланысты. Бұл құбылыс ерітіндімен өзара әрекеттесу кезінде макромолекулалық шарды ашуды қиындатады. Нәтижесінде металл иондарын алу дәрежесінің жоғары мәні жеткіліксіз болады.

Сурет 27 – ПМАҚ-П4ВП гидрогелдерінен скандий иондарының қалдық концентрациясының мольдік қатынасының уақытқа тәуелділігі

Интергелді жүйе гПМАҚ-гП4ВП  скандий ионының сорбциясы кезіндегі кинетикасы

Скандий ионының сорбциялық шарттарын таңдауда интергелді жүйенің кинетикалық сипаттамасын білу өте маңызды. Электронейтралдық принципіне бір уақытта және бірдей жылдамдықпен өтуі қажет, яғни стационарлық пленка арқылы шайыр дәніне қарай диффузияланатын сыртқы ерітіндінің әрбір ионы сәйкес келуі керек. Гидрогелдердің ішкі аймақтарынан алынған теріс ион. Ионның бетінен иониттің белсенді топтарына және ішкі аймағынан иониттің бетіне қарсы ионның диффузиясы да бірдей жылдамдықпен, бірақ қарама-қарсы бағытта жүруі керек (28 суретте). Осылайша, іс жүзінде процесс үш кезеңге дейін азаяды: пленка арқылы иондардың диффузиясы, дәндегі иондардың диффузиясы және химиялық алмасу. Ең баяу ион алмасуының жалпы жылдамдығын анықтайды.  Скандий сорбциясының кинетикалық қисықтарын анықтау скандий сульфаты ерітіндісінде жүргізілді.  Бастапқы ерітінді құрамы. Скандий сульфаты ерітіндісі СSc3+= 100 мг\л.

Сурет 28 – Интергелді жүйе гПМАҚ-гП4ВП  скандий ионының сорбциясы кезіндегі кинетикасының қисығы

ПМАҚ және П4ВП гидрогелдерінің скандий иондарының сорбция кезінде полимерлі тізбектің байланысу дәрежесі, көлемділік сыйымдылық, интерполимерлік жүйесіндегі белсендірілген және белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесінің уақытқа тәуелділігі 7-9 кестеде көрсетілген.

Кесте 7 - Полимерлі тізбектің байланысу дәрежесі (%)

| Қатынастар | 0,1 с | 0,5 с | 1,5 с | 2,5 с | 4,5 с | 6,5 с | 24 с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:0 | 0,56 | 0,08 | 0 | 0,22 | 0,43 | 0,04 | 0,74 |
| 5:1 | 0,40 | 0,87 | 1,31 | 1,04 | 0,68 | 0,48 | 1,22 |
| 4:2 | 0,36 | 0 | 0,41 | 0,76 | 0,58 | 1,20 | 1,83 |
| 3:3 | 1,52 | 1,06 | 1,23 | 1,98 | 2,49 | 2,15 | 4,69 |
| 2:4 | 0,33 | 0,76 | 0,75 | 0,44 | 1,37 | 1,69 | 1,41 |
| 1:5 | 0,11 | 0,07 | 0,38 | 0,73 | 0 | 0 | 0,17 |
| 0:6 | 0,04 | 0 | 0,99 | 0,75 | 0 | 0,28 | 0 |

Кесте 8 - Көлемдік сыйымдылық (ммоль/г)

| Қатынастар | 0,1 с | 0,5 с | 1,5 с | 2,5 с | 4,5 с | 6,5 с | 24 с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6:0 | 0,06 | 0.09 | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,05 | 0,83 |
| 5:1 | 3,06 | 6,72 | 9,78 | 7,9 | 5,13 | 3,67 | 9,17 |
| 4:2 | 1,72 | 0 | 1,98 | 3,75 | 2,63 | 6 | 9 |
| 3:3 | 3,5 | 2,33 | 2,62 | 4,37 | 5,63 | 4,67 | 10,5 |
| 2:4 | 1,96 | 3,85 | 3,5 | 2,1 | 6,65 | 8,4 | 7 |
| 1:5 | 0,97 | 0,63 | 3,43 | 6,28 | 0 | 0 | 1,54 |
| 0:6 | 0,04 | 0 | 0,94 | 0,69 | 0 | 0,25 | 0 |

Кесте 9 - гПМАҚ-гП4ВП  интерполимерлік жүйесіндегі белсендірілген және белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесінің уақытқа тәуелділігі

| сағат | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,5 | 1,5 |  | 2,5 | 4,5 |  | 6,5 |  |  |  | 24 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |
| 5:1 (гПМАҚ:гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі | 2,5 | 4,9 | 7,3 |  | 5,8 | 3,8 |  |  |  | 2,7 | 6,8 |  |  |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі | 3 | 0,41 | 1,17 |  | 4,52 | 2,25 |  |  |  | 0,49 | 3,91 |  |  |
| Белсендірілмеген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогельдердің экстракция дәрежесінің өсуі, % | - | 1095 | 523 |  | 28,3 | 68,9 |  |  |  | 451 | 73,9 |  |  |
| 4:2 (гПМАҚ:гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі | 1,0 | 0 | 2,4 | 4,5 |  | 3,4 |  |  |  | 7,1 |  |  | 10,8 |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі | 2,46 | 0,34 | 2,27 | 4,64 |  | 1,83 |  |  |  | 0,83 |  |  | 3,14 |
| Белсенді емес гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогельдердің экстракция дәрежесінің өсуі, % | - | - | 5,7 | - |  | 85,8 |  |  |  | 755 |  |  | 243 |
| 3:3 (гПМАҚ:гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі | 5,3 | 3,7 | 4,3 | 6,93 |  |  | 7,52 |  | 7,52 |  |  |  | 16,4 |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі | 1,92 | 0,25 | 3,4 | 4,75 |  |  | 1,35 |  | 1,1 |  |  |  | 2,35 |

9 - кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белсендірілмеген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогельдердің экстракция дәрежесінің өсуі, % | 176 | 1380 | 26,5 | 45,5 | 457 |  | 583 |  | 597 |
| 2:4 (гПМАҚ:гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі | 2,1 | 4,9 | 4,8 | 2,8 |  | 8,8 |  | 10,8 | 9 |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі | 1,39 | 0,17 | 4,54 | 4,87 |  | 0,9 |  | 1,37 | 1,57 |
| Белсендірілмеген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің өсуі, % | 51,1 | 2782 | 0,05 | - |  | 877 |  | 688 | 473 |
| 1:5 (гПМАҚ:гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі | 0,8 | 0,5 | 2,7 | 5,1 |  | 0 |  | 0 | 1,2 |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі | 0,85 | 0,09 | 5,68 | 4,99 |  | 0,4 |  | 1,65 | 0,82 |
| Белсендірілмеген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогельдердің экстракция дәрежесінің өсуі, % | - | 455 | - | 2,20 |  | - |  | - | 46,3 |

ПМАҚ және П4ВП гидрогелдерінің скандий иондарының сорбция кезінде полимерлі тізбектің байланысу дәрежесі ең қарқынды уақыты  24 сағат ішінде жүреді. Скандий иондарына қатысты полимерлі тізбектің байланысу дәрежесінің жоғары мәндері ПМАҚ:П4ВП 3:3 қатынасында байқалады және 4,69% құрайды. ПМАҚ және П4ВП гидрогелдерінің интергелді жүйеде  өзара белсенденуі нәтижесінде макромолекулалардың иондануының жоғары дәрежесін көрсетеді. 24  сағаттан кейін скандий иондарына қатысты ПМАҚ және П4ВП  жеке гидрогелдерінің полимерлі тізбегін байланыстыру дәрежесі сәйкесінше 0,74 % және 0 % құрайды. ПМАҚ:П4ВП интергелдік жүйесі 3:3 мольдік қатынасы кезінде көлемділік сыйымдылық сәйкесінше максималды сорбция барысында 10,5 ммоль/г мәнін көрсетті. Сондай-ақ гПМАҚ-гП4ВП  интерполимерлік жүйесіндегі белсендірілген және белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесінің уақытқа тәуелділігі есептеу келесі нәтижелерді көрсетті: белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі  гПМАҚ-гП4ВП интергелдік жүйесінде  3:3 қатынасында 16,4%, ал белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі 2,35% белсендірілмеген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің өсуі 597 % құрайды.

3.2.2 гПАҚ-гПЭИ интергелді жүйеде скандий иондарын бөлу

Скандий ионын гПАҚ-гПЭИ интергелді жүйеде бөлу мәліметтері 8-кестеде гПАҚ-гПЭИ интергелдік жүйесімен сіңіргеннен кейін скандийдің сулы ортадағы құрамының нәтижелері келтірілген: ПАҚ уақытқа байланысты.  Скандий иондарының бастапқы гидрогелдермен 6:0 және 0:6 арақатынасындағы сорбциясы және 5:1÷1:5 (ПАҚ-ПЭИ) скандий сульфатының С(Sc2(SO4)3=100мг/л қатынасы кезінде ПАҚ-ПЭИ интерполимерлік жүйелері.

гПАҚ-гПЭИ интергелдік жүйесімен скандий иондарын сіңіргеннен кейін сулы ортадағы құрамының нәтижелері келтірілген уақытқа байланысты. Скандий иондарының бастапқы гидрогелдермен 6:0 және 0:6 демек полиакрил қышқылы және полиэтиленимин гидрогелдерімен арақатынасындағы сорбциясы және 5:1÷1:5 (ПАҚ-ПЭИ) дейінгі молдік  қатынасы кезіндегі нәтижесі  10 кестеде және 29 суретте көрсетілген (Скандий сульфатының концентрациясы С(Sc2(SO4)3)= 100мг/л).

Кесте 10 – ПАҚ-ПЭИ  интергелдік жүйесі скандий иондарын бөлу дәрежесі

| τ, | η(Sc3+), % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уақыт, сағат | гПАҚ:гПЭИ, мол.%:мол.% |  |  |  |  |  |  |
|  | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
| 0,1 | 4,9 | 3 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 4,9 | 3,9 |
| 0,5 | 2,3 | 1,4 | 8,2 | 7,6 | 3,9 | 6,6 | 4,4 |
| 1,5 | 8,9 | 9,8 | 8,6 | 8,9 | 8,3 | 9,6 | 8,8 |
| 2,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 4,2 | 13,1 | 6,9 | 6,8 |
| 4,5 | 4,2 | 9,8 | 9,2 | 7,5 | 6,6 | 3,7 | 4,8 |
| 6,5 | 9,5 | 7,5 | 7,1 | 11,4 | 6 | 8,5 | 5,6 |
| 24 | 38,8 | 33,8 | 18,3 | 8,4 | 14,9 | 6,5 | 11,6 |
| 26 | 21,3 | 36,7 | 23,1 | 20,4 | 12,9 | 4,9 | 5,1 |
| 48 | 41,2 | 12,6 | 25,1 | 32,3 | 24 | 24,3 | 9,5 |

10-кестеден көріп отырғанымыздай, скандий иондарына қатысты ең үлкен сорбциялық белсенділікті гПАҚ:гПЭИ интерполимерлік жүйесі сорбцияның ең жоғары дәрежесі 26 сағат өте 5:1 моль қатынасына бөлу дәрежесі  36,7 моль.% көрсетеді, ал ерітіндідегі тұздың қалдық концентрациясының нәтижелері бойынша 63,3 моль.% мәні байқалды.

29 суретте скандий ионынын бөліп алу гПАҚ-гПЭИ интергелдік жүйесіндегі мольдік арақатынаста сорбция кезіндегі уақытқа тәуелділігі берілген.

Сурет 29 - ПАҚ-ПЭИ интергелдік жүйесінен скандий иондарын бөліп алу дәрежесінің  мольдік қатынасының уақытқа тәуелділігі [157]

Көріп отырғанымыздай, уақыт өте келе сорбцияның сипаты айтарлықтай өзгереді. Скандий иондарының максималды сорбциясы ПАҚ:ПЭИ интергелдік жүйесінде  5:1 қатынасында 26 сағаттық қашықтықтан әрекеттесуден кейін болды. Бұл жағдайда 36,7 моль.% скандий ионы алынды, бұл гПАҚ-гПЭИ интергелдік жүйесінің скандий ионына қатысты жақсы сорбциялық қабілеттілігін көрсетеді.

3.2.3 Amberlite IR120-AB-17-8 интергелді жүйеде скандий иондарын бөлу

Интерполимер жұптарындағы макромолекулалық полимерлі құрылымдар өзара активтенудің нәтижесінде айтарлықтай конформациялық өзгерістерге ұшырайды және осы құбылыстың нәтижесінде олар жоғары иондалған күйге өтеді. Салыстырмалы түрде жоғары өткізгіштік мәндерін қашықтықтан өзара әрекеттесу кезінде 5:1 қатынасында байқауға болады. рН мәндерінің сызықтық, шамалы төмендеуі сирек кездесетін металл тұзы Amberlite IR120 жеке макромолекулаларының қатысуымен функционалды топтардың H+ және OH топтарына бөлінуінің тікелей нәтижесі болып табылады. Қарама-қарсы жағдай AB-17-8  жеке анион алмастырғыш болған кезде байқалады. АВ-17-8– рН төмендеуі H2O молекуласының пайда болуымен бірге протондардың бір бөлігімен ион алмасу шайырының иондалуын көрсетеді.

Интерполимер жүйесінің компоненттері қашықтықтан өзара әрекеттесу арқылы иондалады деп айта аламыз. Скандий сульфаты ерітіндісінің электр өткізгіштігі мен рН ион алмасу шайырларының молярлық қатынасына және 30-суретте (а,b) көрсетілген өзара әрекеттесу уақытына байланысты. Интерполимер жүйесіндегі бастапқы ион алмасу шайырларының өзара активтенуі одан әрі макромолекулалық құрылымдардың стационарлық күйден неғұрлым реактивті күйге ауысуымен ионизацияның жоғарылауына әкеледі. Өткізгіштіктің жоғары мәндері өзара әрекеттесудің 5:1 және 2:4 қатынасында 4,5 сағаттан 24 сағатқа дейін байқалады. Электрохимиялық параметрдің ең төменгі мәні барлық өзара әрекеттесу кезінде 3:3 қатынасында байқалады. Протондардың концентрациясы уақыт өте келе Amberlite IR120 жеке катион алмастырғышының қатысуымен функционалды топтардың диссоциациясына байланысты артады. Жеке анион алмастырғыштың қатысуымен сутегі иондары концентрациясының төмендеуі H2O молекулаларының диссоциациясы кезінде пайда болатын протондардың AB-17-8 анион алмасу құрылымының гетероатомымен байланысын көрсетеді. Интерполимер жүйесіндегі рН төмендеуі Amberlite IR-120:AB-17-8 қатынасы 6:0-ден 5:1-ге дейін және 3:3-тен 0:6-ға дейін байқалады. Сутегі иондарының концентрациясының төмен мәні полнегіз ионизациясының салдарынан, одан әрі OH−топтары жеке дара бөлініп, H+ иондарымен  байланысып, су молекулаларының пайда болуына әкеледі. Өзара қашықтан  әрекеттесу  протондарды байланыстыру арқылы катион алмастырғыштың функционалды топтарының қосымша диссоциациялануына әкеледі.

Скандий иондарының иондық радиусының Amberlite IR120-AB-17-8 полимераралық жүйесімен сорбцияға әсерін жоғарыда аталған электрохимиялық қисықтарда байқауға болады (сурет 30). Скандий иондарының интегралдық жұптарда өзара әрекеттесуі кезінде ион алмасу шайырларының құрылымында айтарлықтай өзгерістер болады. Уақыт өте келе электр өткізгіштігі артады. Алайда, параметрдің ең төменгі мәні  өзара қашықтан әрекеттесу кезінде 3:3 қатынасында байқалады, ал протон концентрациясы уақыт өте келе артуы байқалады (0:6-дан басқа барлық қатынастар үшін).  рН мәндерінің төмендеуі (скандий иондарының сорбциясы) диссоциация процесі  басым болатын функционалды топтардың қосымша диссоциацияға ұшырауын көрсетеді. Скандийдің сульфат ерітіндісінде  рН уақыт өте келе төмендейді. Бұл айырмашылық координациялық байланыстардың пайда болуының тікелей нәтижесі болып табылады.

Сурет 30 - Аmberlite IR 120-AB-17-8 интерполимерлі жүйесінің скандий сульфаты ерітіндісіндегі электр өткізгіштігінің және рН көрсеткіштерінің  мольдік қатынаста уақытқа тәуелділігі [157]

Amberlite IR120-AB-17-8 интерполимерлік жүйесінде  Sc3+ ионының  сорбциясы

Полимераралық жүйенің сорбциясы кезінде  Sc3+ иондарының концентрациясының өзгеруі және ион алмасу шайырларының молярлық қатынасына және өзара әрекеттесу уақытына тәуелділігі 30 суретте көрсетілген. Уақыт өте келе СЖМ концентрациясының төмендеуі интерполимер жүйесімен скандий иондарының сіңуінің пайда болуын көрсетеді.

31-суретте Amberlite IR120:AB-17-8 = 4:2, жеке амберлит үшін сорбция есебінен сирек жер элементі концентрациясының төмендеуі Amberlite IR120 100 мг/л-ден 98,90 мг/л-ге дейін, ал AB-17-8  100 мг/л-ден 99,20 мг/л-ге дейін болады. Скандий иондарының сорбциясы Amberlite IR120 және AB-17-8 жеке ион алмасу құрылымдарымен сорбция басталған сәттен бастап (0,1 сағат) 5:1 қатынасында металл концентрациясының едәуір төмендеуімен қатар жүреді. Бұл уақытта металл концентрациясы Amberlite IR120 қатысуымен 100 мг/л-ден 96,64 мг/л-ге дейін және АВ-17-8 қатысуымен  100 мг/л-ден 97,30 мг/л -ге дейін төмендейді, ең қарқынды сорбция 5:1 қатынасында жүретінін атап өткен жөн (концентрациясы 100 мг/л-ден 90,90 мг/л-ге дейін төмендейді). 4,5 сағаттан бастап төмен концентрацияның жоғары мәндері 5:1 және 6:0 қатынасында пайда болды. Сирек жер металының қарқынды сорбциясы 48 сағат ішінде жүреді, бұл ретте скандий сорбциясының ең жоғары мәндері 1: 5 қатынасында 48 сағаттан кейін пайда болады; Sc3+ иондарының концентрациясы 100-ден  61,94 мг/л  дейін төмендейді, ал Amberlite IR120 үшін төмендеу 100 мг/л-ден 65,03 мг/л-ге дейін, ал AB-17-8 үшін 100 мг/л-ден 76,21 мг/л-ге дейін.

Сурет 31 - Amberlite IR 120-AB-17-8 интерполимерлік жүйесінің қатысуымен Sc3+  иондары концентрациясының өзгеруі [157]

Amberlite IR120-AB-17-8 интерполимерлік жүйесінде Sc3+ (Сурет 32) иондарының бөліп алу дәрежесі  суретте  ион алмастырғыштардың молярлық қатынасына және уақытқа тәуелділігі көрсетілген. Сорбция параметрі Sc3+ иондарының сорбциясы жағдайында уақыт өте келе артады, экстракция дәрежесінің максималды мәні 48 сағат өзара әрекеттесу арқылы байқауға болады. Сорбция параметрінің қатты ұлғаюы 5:1 қатынасында байқалады, мұнда сорбция дәрежесі 38,06% құрайды, ал экстракция дәрежесі 34,97% (Amberlite IR120) және 23,79% (AB-17-8) құрайды. Скандийдің сорбция уақытын талдай келе  Sc3+ иондарының сорбциясының максималды мәні 5:1 қатынасын құрайды деген қорытынды жасауға болады.

32 б - суретте көрсетілген Amberlite IR 120-AB-17-8 интерполимер жүйесінің полимер тізбегінің байланысу дәрежесі Sc3+ ион алмасу шайырларының молярлық қатынасына және өзара әрекеттесу уақытына байланысты. Интерполимер жүйесіндегі байланыстыру дәрежесінің едәуір артуы сорбция кезінде байқалады 15 сағаттан кейін байланыстыру дәрежесі 1,58% құрайды, ал Amberlite IR120 үшін ол 0,92%, ал AB үшін-17-8 - 0,82%. Сорбцияның аяқталуы (40 сағ) полимерлі тізбектің байланыстырушы дәрежесінің мәндеріндегі қатты айырмашылық аймағымен бірге жүреді, Amberlite IR120 үшін:AB-17-8 = 5:1 полимерлі тізбектің байланыстыру дәрежесі 3,06% құрайды, ал Amberlite IR120 - AB-17-8 үшін ол 2,10% және 1,06% құрайды.

а)                                                                     б)

Сурет 32 - Amberlite IR 120-AB-17-8 интерполимерлік жүйесінен  Sc3+  бөліп алу (а) полимерлік тізбегінің байланысу (б) дәрежесі [157]

Алмасу шайыры мен анион алмасу шайырының скандий сорбциясына дейін және одан кейін FTIR және TGA  сипаттамасы

Алынған мәліметтер (33 сурет)  Sc3+ максималды сорбциясы Amberlite IR120:AB-17-8 = 5:1 қатынасында  болатындығын көрсетті. Осыған байланысты катион алмастырғыштар мен анион алмастырғыштардың бұл қатынасы FTIR және TGA-ны одан әрі зерттеу үшін алынды. Макромолекулалық құрылымдар   15 сағат өзара әрекеттесу уақытынан (Sc3+ иондарының сорбциясы) алынады, өйткені осы уақытта сорбция параметрлерінің айырмашылығы максималды мәні пайда болады.

Бастапқы ион алмастырғыш және интерполимерлі жүйелер  Amberlite IR120 -AB-17-8 FTIR спектрлері: бастапқы Amberlite IR120 FTIR спектрлері (сорбцияланған Sc3+ иондарынсыз), жеке Amberlite IR120 (сорбцияланған Sс3+ иондарымен) және интерполимерлі жүйе Amberlite IR120:AB-17-8 = 5:1 (Sс3+ сорбцияланған иондарымен) 33 а суретте көрсетілген. Скандий сорбциясынан кейінгі сіңіру өзгерістері (сульфон қышқылындағы S = O созылуына сәйкес келетін 1330-1375 см−1 толқындық сандар аралығы) интерполимер жұбы жағдайында сіңіру мәні жоғары болатын суретте көрсетілген. Бұл өз кезегінде  Sc3+ иондарының қарқынды сорбциясын көрсетеді.

33 б суретте бастапқы AB-17-8 (сорбцияланған Sc3+ иондарынсыз), AB-17-8 (сорбцияланған Sc3+ иондармен) және AB-17-8 5:1 қатынасында (Sc3+сорбцияланған иондармен) FTIR спектрлерінің салыстырмалы талдауы көрсетілген. Катион алмастырғыш пен анион алмастырғыштың гетероатомының иондалуы Sc3+иондарының сіңуіне байланысты сіңу өзгеруінің себебі болып табылады. Скандий ионының сорбциясы FTIR спектрлерінде байқалатын AB-17-8 анион алмасу шайыры құрылымының өзгеруіне әкеледі.  Скандийді макромолекулалық құрылымдармен сіңіру N−байланыстардың созылуына байланысты 3000-2800 см-1 толқындық сандар аралығында артады.

a)

б)

а) Amberlite IR120; Amberlite IR120 6:0 (Sc3+ иондарымен); Amberlite IR120 5:1 (Sc3+иондарымен) б) АВ-17-8; АВ-17-8 0:6 (Sc3+ иондарымен);  АВ-17-8 5: 1 (Sc3+ иондарымен) [155]

Сурет 33 – Фурье түрлендірілген ИҚ спектроскопиясының (FTIR) спектрлері

34-суретте  Алмасу шайыры мен анион алмасу шайырының скандий сорбциясына дейін және одан кейін FTIR және TGA  макромолекулалық құрылымдардың, TGA қисықтарын (масса жоғалуы (а) және масса жоғалту жылдамдығы (б) салыстыру көрсетілген: жеке Amberlite IR120 (сіңірілген Sc3+ иондары жоқ), Amberlite IR120 6:0 (Sc3+ иондарымен) және Аmberlite IR120 (Sc3+ иондарымен) 5:1 молярлық қатынасының мәліметтері көрсетілген. Алынған нәтижелер көрсеткендей, термиялық өзгеру процесі (атап айтқанда, масса жоғалуы) бір уақытта 200°C-қа дейін жүреді, 300 °C-тан 450 °C-қа дейінгі температура аймағы барлық үлгілер үшін термиялық өзгеріс аймағы болып табылады.

34 суретте (с,д) жеке AB-17-8, AB-17-8, 6:0 (Sc3+ иондарымен) және AВ-17-8 (Sc3+ иондарымен) арақатынасының 5:1 (Sc3+ иондарымен)  15 сағат өзара әрекеттесу уақытымен термиялық бұзылу қисықтарын (масса жоғалуы (с) және масса жоғалту жылдамдығы (д) салыстыру көрсетілген. Одан әрі жойылу (225°C-тан 450°C-қа дейін) скандий иондарының сорбциясына байланысты масса жоғалту мәндеріндегі айырмашылықтармен бірге жүреді. 450°C-тан кейін массаның аздап төмендеуі термиялық ыдырау прцесінің тұрақтануын көрсетді.

а)                                                б)

c)                                                        д)

Сурет 34 - Amberlite IR120 (а,б)  - AB-17-8 (c,д) TGA массасының жоғалу жылдамдығы және қисықтары [157]

Төмендегі кестелерде (11-12) скандий ионының ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, ПЭИ, АВ-17-8, Amberlite  IR120 жеке гидрогельдерінің, сондай-ақ скандий иондарын алу кезінде олардың негізіндегі интергелдік жүйелерінің сорбциялық параметрлері ұсынылған.

Кесте 11 – Скандий иондарын алу кезіндегі жеке гидрогелдердің және иониттердің сорбциялық параметрлері

| Жеке-жеке гидрогельдер | ПАҚ | ПМАҚ | П4ВП | ПЭИ | АВ-17-8 | Amberlite IR120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скандий ионын бөліп алу дәрежесі, % | 21,3 | 4,7 | 0 | 5,1 | 23,79 | 2334,97 |
| Полимерлік тізбегінің байланысу дәрежесі, % | 5,66 | 0,74 | 0 | 1,35 | 1,06 | 2,10 |

Кесте 12 – Скандий иондарын алу кезіндегі интерполимерлі жүйелердің сорбциялық параметрлері

| Интергелді жүйе | 3:3 ПМАҚ-П4ВП | 5:1 ПАҚ-ПЭИ | 5:1 Amberlite IR120-АВ-17-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скандий ионын бөліп алу дәрежесі, % | 16,4 | 36,7 | 38,06 |
| Полимерлік тізбегінің байланысу дәрежесі, % | 4,69 | 9,88 | 3,06 |

11-кестеде келтірілген мәліметтерден көріп отырғанымыздай, жеке гидрогельдер арасында скандий ионының ең көп бөліну дәрежесі полиакрил қышқылының гидрогелінде және Amberlite IR120, ең азы полиметакрил қышқылы гидрогелінде байқалады.

12-кестеден скандий иондарының ең көп бөліп алу дәрежесі Amberlite IR120 - АВ-17-8 интергелдік жүйесі гидрогелдердің ара қатынасы 5 моль  Amberlite IR120 -  1 моль АВ-17-8. Скандий иондарының аз көрсеткіші гидрогелдердің ара қатынасы 3 моль ПМАҚ - 3 моль П4ВП кезінде деп айтуға болады. Бұл айырмашылық мынаны көрсетеді:

ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, ПЭИ, АВ-17-8, Amberlite IR120 полимерлі гидрогельдердің сорбциялық қабілеті, ең алдымен, гидрогелдердің иондану дәрежесіне байланысты.

Нәтижелер интергелді жұптарда макромолекулалардың жоғары иондалған күйге ауысуы орын алатындығын көрсетеді, нәтижесінде бастапқы полимерлі гидрогелдердің байланыстырушы қабілеті айтарлықтай артады. Скандий сульфаты және скандий нитраты ерітіндісіндегі полимерлердің әрекеті олардың сулы ортадағы өзара активтенуімен салыстырғанда мүлдем өзгеше екенін атап өткен жөн. Уақыт өте келе электр өткізгіштіктің төмендеуі, сутегі иондарының концентрациясының жоғарылауы, ісіну коэффициентінің жоғарылауы, содан кейін екі гидрогелдің қабілетінің төмендеуі байқалады.

Талдаудың ең әмбебап әдістерінің бірі - Индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия (ИБП-АЭС) - жоғары таза СЖМ-де және олардың қосылыстарында қолдану негізінен сирек кездесетін қоспаларын анықтаумен байланысты. Сондай-ақ АЭС-ИБП әдісі СЖМ-да Fe, Mg, Al, Cu, Ni, Mn, Co, Cr, V, Zn сияқты элементтердің төмен құрамын анықтау үшін тиімді болып табылады. Көп сызықты спектрге ие СЖМ атомдық эмиссиялық талдаудағы спектрлік қабаттасулар көптеген басылымдарға арналған маңызды мәселе болып табылады. Алайда, осы бағыттағы жұмыстардың негізгі бөлігі фотопластинкаға немесе ФЭУ эмиссиялық спектрлерді тіркейтін аспаптарды пайдалану арқылы жүргізілді. СЖМ эмиссиялық спектрлері көп сызықты, бірнеше мыңға дейін сызықтан тұрады. Күрделілігі бойынша олар шартты түрде үш топқа бөлінеді. Ең қарапайым спектрлерде лантан, еуропий, иттербиум, лютетий, иттрий және скандий бар. Самарий, гадолиний және тулиий дағы күрделі спектрлер. Ең күрделі спектрлерде церий, неодим, празеодим, диспрозий және эрбий элменттері жатады. Біз сирек жер элементтердің матрицасының аналитикалық сызықтарының қарқындылығының әсерін зерттедік, өзгеру барысы туралы мәліметтер алдық. Sc, Y, Sm, Eu-да кең таралған элементтердің көпшілігін анықтаған кезде негіз элементі айтарлықтай әсер етпейтін аналитикалық сызықтарды таңдауға болатындығы анықталды. Негізгі материалдың маңызды әсерінің қалған элементтері анықталған жоқ. Мұндай элементтерді анықтау кезінде сирек жер матрицасының әсерін ескеру үшін талдау кезінде автоматты есепке алу үшін, бағдарламаға енгізілген қабаттасу коэффициенттері есептеледі. Төмендегі 13-кестеде индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия (ИБП-АЭС) әдісі арқылы интергелдік жүйедегі  скандий иондарының сорбцидан кейінгі мәліметтері дәлелденген. Аталған мәліметтер Металлургия және кен байыту институты «Аналитикалық химия зертханасында» индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия (ICP-AES) Optima 8000 және 8300  моделді (Фирма "PerkinElmer Inc.", АҚШ) аппаратында анықталды.

Кесте 13 – Индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия әдісімен сорбция кезіндегі скандий ионының мөлшері мг\л

| Анықталған элемент ионы | Sc3+ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Интергелдік жүйе | ПМАҚ-П4ВП | ПАҚ-ПЭИ | Amberlite IR120-АВ-17- 8 |
| Қатынастар | 3:3 | 5:1 | 5:1 |
| Сынама | 16,80 ± 0,012 | 36,44 ± 0,035 | 39,77 ± 0,040 |

Кестедегі мәліметтерге сүйене отырып индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия әдісімен скандий ионының интергелдік жүйелермен     ПМАҚ-П4ВП, ПАҚ-ПЭИ, Amberlite IR120-АВ-17-8 сорбциядан кейінгі алынған мәліметтері дәлелденді. Қорытындылай келе осы аталған жүйелерде скандий ионында сорбция жүреді деген шешім шығаруға болады және технологиялық үлгісі жасалды (Қосымша А). Скандий және иттрий иондары бар технологиялық ерітіндіден интерполимерлі жүйе (ПМАҚ-П4ВП, ПАҚ-ПЭИ, Amberlite IR120-АВ-17-8)  көмегімен скандий ионы жеке бөлініп және қалдық ерітіндіден екінші бағанада иттрий ионы интерполимерлі жүйеде (ПМАҚ- гП4ВП, ПАҚ-П4ВП, Amberlite IR120 -AB-17-8, КУ 2-8-AB-17-8) сорбцияланады, ары қарай әр түрлі қатынаста гидрогелдерден құралған жүйе негізінде сорбция процесі орын алады. Келесі кезекте  азот қышқылында  десорбция процесі жүргізіледі. Және осы процестер қайталанып отырады. Ең соңында қалған қалдық ерітінді иониттер арқылы шоғырланады.

Скандий және иттрий элементтерін бөлудің аппаратуралы технологиялық сызбанұсқасы үлгісінде құрамында скандий және иттрий иондары бар техникалық ерітінді катионит және анионит иондары толтырылған бағаналарға келіп орналастырылады. Екі бағана насос арқылы байланысып үздіксіз қозғалыста болғандықтан арақашықтан әрекеттесу жүреді. Бірінші интерполимерлі жүйе скандий ионына селективті болғандықтан  алынған сорбент скандий ионымен байытылғандықтан ары қарай десорбция процесі жүреді. Ал қалған қалдық ерітінді иттрий ионы бар болғандықтан интерполимерлі жүйеде сорбцияланады. Осыдан шыққан өнім иттрий ионымен байытылғандықтан десорбция процесіне, қалған ерітінді скандий ионы бар болуы мүмкін болғандықтан сорбция процесіне қайта ұшырайды (Қосымша Б).

3.3 Cкандий иондарын сіңіруге арналған молекулалық таңбалы полимерлер синтезі

Скандий (ІІІ) ионының «таңбасымен» алынған МТП бір функционалды екі мономерлерден алынды метакрил қышқылы, көптеген молекула-шаблондармен комплекс түзуге бейім және 4-винилпиридин, карбоксил топтарын байланыстырушы. Функционалды екі мономер де иондық әрекеттесу арқылы скандий  матрицалық  ионымен  комплекс  түзеді.  Скандий  ионының  тұзы Sc2(SO4)3*6H2O скандий сульфаты алынды. Алынған комплекс торлаушы (байланыстырушы)  агент  этиленгликольдиметакрилатпен  полимеризацияланды. Реакция инициаторы ретінде азобисизобутиронитрил алынса, полимеризация реакциясының  стабилизаторы  ретінде  гидроксиэтиленцеллюлоза  алынды. Толуол кеуек түзуші ретінде қолданылды. Шаблонсыз псевдоматрица жоғарыда көрсетілген жағдайда, көрсетілген реагенттермен синтезделді, бірақ Sc2(SO4)3*6H2O тұзы қолданылмады. МТП  ның  сорбциялық  қасиеттерін  зерттеу  мақсатында  массасы 0,1  грамм  МТП  (Sc3+)  үлгісі  100 мл  концентрациясы  5*10-3моль/л Sc2(SO4)3*6H2O ерітіндісіне салынды. Шаблонсыз псевдоматрица үлгісі дәл осындай  массада,  дәл  осындай  көлемде  концентрациясы  5*10-3моль/л Sc2(SO4)3*6H2O ерітіндісіне салынды. Ерітінділерде иондардың шоғырлануы рН-метрия және кондуктометрия әдістерімен зерттелді (35-сурет).

а)                                                           б)

Сурет 35 –  Матрица мен псевдоматрицаның электр өткізгіштігінің (б) және рН көрсеткіштерінің (а)  уақытқа тәуелділігі. 1- псевдоматрица 2- матрица [158]

Зерттеу барысында полимеризация нәтижесінде алынды:1) Sc3+ шаблонды МТП (полимер құрылымына мақсатты Sc3+ молекула-шаблонын енгізу жолымен алынған екіншілік полимерлік тор 2) Шаблонсыз  псевдоматрица  (полимер  құрылымына  мақсатты  Sc3+ молекула-шаблонын енгізбеу жолымен алынған біріншілік полимерлік тор МТП-ның селективті сорбциясын зерттеу мақсатында алдын ала полимер торларынан скандий иондарын тазарту жұмыстары жүргізілді. Ол үшін ацетон және диионизацияланған су пайдаланылды. 36-сурет матрица мен псевдоматрицаның сорбциясы көрсетілген. Максималды импринтирленген фактор, сондықтан молекулалық таңбалы полимер Sc2(SO4)3-мен  алынды. Нәтижесі ИК-спектроскопия деректерімен (37-сурет), оған сәйкес қарқындылығы спектрдегі сызықтар (бұл қосымша модификацияның тиімділігін білдіреді) дәлел бола алады.

- псевдоматрица 2- матрица

Сурет 36 –  Матрица мен псевдоматрицаның сорбциясы [158]

37 суретте Sc(III) ионы молекулалық таңбалы микропорлы бөлшектердің инфрақызыл спектроскопиясы үлгіні (шаблон) жойғанға дейінгі (а) және кейінгі (б) берілген. ИҚ спектроскопия мәліметтеріне  сәйкес су кристалды тордың пайда болуына қатысады. Sс (ІІІ) таңбаланған полимерлерде үлгіні алып тастағанға дейін және одан кейін су молекулалары тең емес байланысады. Бұл судың ауытқуларында айқын көрінеді (см-1) -1600 және 1637, 2950 және 2516. Үлгіні алып тастамас бұрын скандий сульфатының құрамына судың енуі SO4 топтарының тербеліс сипатында айтарлықтай көрінеді: 1118-1296 және 518-749 см-1 аймағында жолақтардың жұқа құрылымы пайда болады. Мұның бәрі қосылыстар құрылымындағы SO4 топтарының тең емес позицияларын көрсетеді.

а)	б)

Сурет 37 - Sc(III) ионы молекулалық таңбалы микропорлы бөлшектердің инфрақызыл спектроскопиясы үлгіні (шаблон) жойғанға дейінгі (а) және кейінгі (б) [158]

Қорытындылай келе  молекулалық немесе иондық таңбаланған полимерлер

материалы (шаблон) келесі механизмдердің көмегімен нақты танылуы мүмкін. Біріншіден, мономер мен матрица арасында- бұл жағдайда мономердегі нақты өзара әрекеттесу кезіндегі иондық байланыс және карбон қышқылы. екіншіден, арнайы таңдалған қуыс жоғары тігіспен қамтамасыз етіледі.

3.4 Интерполимерлі жүйелер көмегімен иттрий иондарын бөлу ерекшеліктері

Иттрий ионының сорбциясы полиметакрил қышқылының (ПМАҚ) және поли-4-винилпиридиннен (гП4ВП), полиакрил қышқылы (ПАҚ) және поли-4-винилпиридиннен (гП4ВП), Amberlite IR120 және AB-17-8, КУ 2-8 және AB-17-8 тұратын интергелдік жүйелермен зерттелген.

3.4.1 гПМАҚ-гП4ВП  интергелді жүйеде иттрий иондарын бөлу

Иттрий иондарына ПМАҚ және П4ВП негізінде селективті интергелдік жүйелерде зерттеліп анықталды. Зерттелген гидрогелдер интергелдік жүйелерінің компоненттерінде функционалды топтар әртүрлі полимерлерде болатындығымен ерекшеленеді. гПМАҚ - гП4ВП интергелдік жүйесін белсендіру процесі зерттелді, онда су ерітінділерінің меншікті электр өткізгіштігі мен рН және иттрий иондардың аномальді сорбциясы өлшенді. Осы гидрогелдердің концентрациясы (гПМАҚ-гП4ВП) 7•10-3 моль/л және 1•10-3 моль/л, 9•10-3 моль/л және 5:1 және 1:5 арақатынасына сәйкес 7•10-3 моль/л құрады. Иттрий нитратының қатысуымен екі гидрогелдің өзара әрекеттесу ерекшеліктерін  зерттеп, суреттерде және кестеде толығымен сипатталған. 14-кестеде 5:1÷1:5 (ПМАҚ-П4ВП) қатынасындағы ПМАҚ-П4ВП интерполимерлік жүйелердің 6:0 және 0:6 арақатынасының бастапқы гидрогелдерімен иттрий иондарын сорбциялау нәтижелері келтірілген. Электрохимиялық өзгерістерден кейін концентрациясы С(Y(NO3)3*6H2O = 100мг/л иттрий нитратының сулы ерітіндісінен иттрий иондарының сорбция процесі қарастырылды. Сорбциядан кейін су ортасында иттрий иондарының максималды мөлшері 3:3 және 2:4 қатынасында және қашықтықтан өзара әрекеттесу уақыты 1 сағат өте байқалады. Бұл жағдайда сорбциядан кейін су ортасында иттрийдің мөлшері 27,76 мол.% және 26,49 мол.% құрайды. Иттрий иондарының жеке гидрогелдерінің қалдық концентрациясы бойынша мәні полиметакрил қышқылы 72,24 мол.% мен поли-4-винилпиридиннің 73,51 мол.% , сорбция дәрежесіне сәйкес келеді.

Кесте 14 – ПМАҚ-П4ВП интергелдік жүйесінде иттрий иондарының бөліп алу дәрежесі

| η(Y), % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ, уақыт | 0,1с. | 0,5с. | 1с. | 1,5с. | 2,5с. | 4,5с. | 7,5с. | 24с. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6:0 | 16,35 | 17,62 | 18,88 | 16,04 | 17,49 | 13,15 | 26,02 | 21,83 |
| 5:1 | 13,81 | 16,34 | 10,01 | 17,36 | 11,7 | 21,83 | 20,3 | 27,62 |
| 4:2 | 12,54 | 16,34 | 26,49 | 0,33 | 24,73 | 13,15 | 0,12 | 24,73 |
| 3:3 | 23,95 | 18,88 | 27,76 | 7,36 | 7,36 | 5,91 | 17,2 | 24,73 |
| 2:4 | 17,62 | 17,61 | 26,49 | 17,49 | 16,05 | 11,7 | 16,04 | 21,84 |
| 1:5 | 13,81 | 0,17 | 17,61 | 1,57 | 4,46 | 5,91 | 11,7 | 11,7 |
| 0:6 | 12,54 | 13,81 | 16,35 | 1,57 | 0,13 | 5,9 | 0,13 | 0,33 |

38-суретте иттрий иондарын бөліп алудың ПМАҚ-П4ВП интерполимерлік жүйесімен және оларды сорбциялау кезіндегі уақыт бойынша қалдық концентрациясының мольдік арақатынасына тәуелділігі көрсетілген. Байқап отырғанымыздай, сорбцияның сипаты уақыт өте келе айтарлықтай өзгереді. Иттрий иондарының ең жоғары аномальді сорбциясы ПМАҚ:П4ВП=4:2 ара қатынасы кезінде 1,5 сағат қашықтықтан өзара әрекеттесу кезінде жүреді. Бұл бастапқы бөлек ісінуге ұшыраған полимерлі гидрогелдер осы арақатынаста сорбциялық қабілеттің айтарлықтай өсуіне әкелетін ионданудың ең жоғары деңгейіне ие болатындығын көрсетеді.

Сурет 38 - ПМАҚ-П4ВП интергелдік жүйесінде иттрий иондарының қалдық концентрациясының мольдік арақатынасының уақытқа тәуелділігі

15-кестеде уақыт бойынша интерполимерлік жүйенің гПМАҚ-гП4ВП полимерлі тізбектің байланысу дәрежесінің тәуелділігі көрсетілген (иттрий иондарына қатысты).

Кесте 15 -  гПМАҚ-гП4ВП интерполимерлік жүйесімен полимерлі тізбектің байланысу дәрежесінің уақыт бойынша тәуелділігі (иттрий иондарына қатысты)

| Полимерлі тізбектің байланысу дәрежесі ,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ, сағ. гПМАҚ- гП4ВП | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6:0 | 2,61 | 2,89 | 3,04 | 2,61 | 2,89 | 2,17 | 3,09 | 3,62 |
| 5:1 | 2,24 | 2,69 | 1,64 | 2,84 | 1,94 | 3,66 | 3,41 | 4,63 |
| 4:2 | 2,15 | 2,76 | 4,62 | 0 | 4,22 | 2,27 | 0,02 | 4,28 |
| 3:3 | 7,11 | 5,52 | 8,16 | 2,18 | 2,18 | 1,74 | 5,09 | 7,31 |
| 2:4 | 3,79 | 3,78 | 5,69 | 3,76 | 3,45 | 3,44 | 2,51 | 4,68 |
| 1:5 | 2,24 | 0 | 2,96 | 0,25 | 0,26 | 0,75 | 1,94 | 3,58 |
| 0:6 | 1,84 | 2,04 | 2,42 | 0,23 | 0,02 | 0,87 | 0,01 | 1,73 |

Интерполимерлік жүйеде полимерлік тізбектің байланысу дәрежесінің ең жоғары мәндері 1 сағаттан кейін байқалады және 3:3 гПМАҚ-гП4ВП интергелдік  қатынасы кезінде 8,16% құрады. Жеке полиметакрил қышқылы және поли-4-винил-пиридин гидрогелдердің полимерлік тізбектелуінің байланысу дәрежесі жоғары мәні 48 сағаттан кейін 3,62 мол.% және 1,73 моль.% сәйкесінше құрады. 0,5 сағат сорбциядан кейін полимер тізбегінің байланыстыру дәрежесінің белгілі бір өсуіне қол жеткізілді. 7,5 және 24 сағат ішінде полимер тізбегінің байланысу дәрежесі едәуір артты, бұл әсіресе 5:1 және 3:3 арақатынасында байқалды.

16-кестеде интерполимер жүйесіндегі (эксперименттік) белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі және интерполимер жүйесін құрайтын ПМАҚ және П4ВП белсенді емес(есептік) гидрогелдерді уақыт бойынша алудың жиынтық дәрежесі берілген. Интергелді жүйесіндегі полиметакрил қышқылы мен поли-4-винилпиридиннің белсендірілген гидрогелдері максималды дәрежеге ие болады және Y3+ иондарының қашықтықтан өзара әрекеттесуі кезінде сорбция үшін оңтайлы конформация, бұл сорбцияның өте жоғары дәрежесіне әкеледі.

Кесте 16 - гПМАҚ-гП4ВП  интерполимерлік жүйесіндегі белсендірілген және белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесінің уақытқа тәуелділігі

| сағат | Z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5:1 (гПМАҚ-гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогельдерді алу дәрежесі | 86,19 | 83,66 | 89,99 | 82,64 | 88,3 | 78,17 | 79,7 | 72,38 |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі | 84,35 | 83,02 | 81,54 | 86,37 | 85,41 | 88,06 | 76,96 | 81,76 |
| Белсендірілмеген гидрогельдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің өсуі, % | 2,18 | 0,77 | 10,33 | - | 3,38 | - | 3,63 | - |
| 4:2 (гПМАҚ-гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі | 87,46 | 83,66 | 73,51 | 99,67 | 75,27 | 86,85 | 99,88 | 75,27 |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі | 84,92 | 83,65 | 81,96 | 88,79 | 88,3 | 89,26 | 81,55 | 85,34 |
| Белсенді емес гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің өсуі, % | 2,99 | 0,01 | - | 12,25 | - | - | 22,47 | - |
| 3:3 (гПМАҚ-гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі | 76,65 | 81,12 | 72,24 | 92,64 | 92,64 | 94,09 | 82,8 | 75,27 |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу | 91 | 84,29 | 82,38 | 91,2 | 91,2 | 90,48 | 86,13 | 88,92 |
| дәрежесі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілмеген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің өсуі, % | - | - | - | 1,58 | 1,58 | 3,99 | - | - |
| 2:4 (гПМАҚ-гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі | 82,38 | 82,39 | 73,51 | 82,51 | 83,95 | 88,3 | 83,96 | 78,16 |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі | 86,19 | 84,92 | 85,72 | 93,6 | 94,08 | 91,69 | 90,71 | 92,5 |
| Белсендірілмеген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогельдердің экстракция | - | - | - | - | - | - | - | - |

16 кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дәрежесінің өсуі, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %1:5 (гПМАҚ-гП4ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белсендірілген гидрогелдерді алу дәрежесі | 86,19 | 99,83 | 82,39 | 98,43 | 95,54 | 94,09 | 88,3 | 88,3 |
| Белсендірілмеген гидрогелдерді алу дәрежесі | 62,3 | 85,55 | 83,22 | 96,02 | 96,97 | 92,89 | 95,29 | 96,08 |
| Белсендірілмеген гидрогелдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда активтендірілген гидрогельдердің экстракция дәрежесінің өсуі, % | 38,35 | 16,69 | - | 2,51 | - | 1,29 | - | - |

16 - кестенің деректерінен көріп отырғанымыздай, 5:1 қатынасындағы белсендірілген және белсендірілмеген гидрогелдердің 0,1 сағат және 0,5 сағат уақыт аралығындағы тәуелділігі минималды мәнге ие болады және 1 сағат үшін ең жоғары мәнге ие болады, сәйкесінше 10,35 мол.%, активтендірілген гидрогелдердің алынуын 3,63 мол.% дейін төмендетеді. 4:2 қатынасында, сонымен қатар 0,1 сағат және 0,5 сағат аралығында, белсендірілген және өңделмеген гидрогельдерді алудың минималды дәрежесі сәйкесінше 2,99 мол.% және 0,01 мол.% құрайды. Бұл жағдайда максималды мәннің қатынасы сәйкесінше 7,5 сағатта 22,47 мол.% байқалады, 3:3 қатынасы кезінде 1,5, 2,5 және 4,5 сағ 1,58 мол.%-ден белсендірілген және өңделмеген гидрогельдерді алу дәрежесі 3,99 мол.% дейін. 2:4 қатынасында активтендірілген гидрогельдердің экстракция дәрежесінің өсуі активтендірілмеген гидрогельдердің экстракция дәрежесінің қосындысымен салыстырғанда нөлге тең болады. 1:5 қатынасында интергель жүйесінің белсенділігі байқалды.

рН жоғарылау нәтижелерімен сәйкес келетін иттрий иондарының сорбциясы бойынша алынған нәтижелер суреттен көріп отырғанымыздай, суреттегі рН жоғары мәні гидрогельдердің 5:1, 3:3 және 1:5 ара қатынасы кезінде байқалады. Зарядталған СОО- және ≥NH+ топтарының құрылуы, молекулалы топтардың молекулалық күйімен салыстырғанда белсенді. Сорбцияны зерттеу нәтижелері 5:1 және 1:5 қатынасында иттрийдің гидрогельдермен шығарылу деңгейінің максималды өсуі байқалады. Мысалы, 5:1 қатынасында 1 сағат өткен соң экстракция дәрежесінің қосындысы 10,33 мол.% жетеді. 1:5 қатынасы 0,1 сағат өзара әрекеттесу уақыты кезінде  38,35 мол.%.

3.4.2 КУ2-8-АВ-17-8 интергелді жүйеде иттрий иондарын бөлу

39 - суретте интерполимерлі КУ2-8-АВ-17-8 жүйесінің иттрий иондарының экстракция дәрежесінің уақытқа тәуелділігі. Суреттен көрініп тұрғандай, интерполимер жүйесінде уақыт өте келе иттрий иондарының шығарылу дәрежесі артады. Иттрий иондарының КУ 2-8:АВ-17-8 интерполимерлік жүйелерімен олардың тұз ерітінділерімен 88 сағат өзара әрекеттесуі кезінде сіңіріледі. Иттрий иондарын алудың максималды дәрежесі КУ2-8-АВ-17-8 интерполимерлі жүйесінде 5:1-3:3 қатынасында  88 сағат уақыт өткеннен кейін 60 мол.% құрайды. КУ2-8 және АВ-17 жеке иониттерімен иттрий иондарының шығарылу дәрежесі сәйкесінше 58,6 мол.% және 37,5 мол.% құрайды.

Сурет 39 - КУ2-8-АВ-17-8 интергелдік жүйесінде иттрий иондарының концентрациясының уақытқа тәуелділігі [159]

17 - кестеде бастапқы иониттер мен КУ2-8-АВ-17-8 интерполимер жүйесінің полимерлі тізбектің байланысу дәрежесі берілген. Иттрий ионы бастапқы иониттер мен интерполимерлі жүйелерімен ең қарқынды байланыстыру 88 сағат ішінде жүреді. Иттрий иондарына қатысты полимерлі тізбектің байланысу дәрежесінің жоғары мәндері КУ2-8:АВ-17-8=3:3-1:5 қатынасында байқалады және 42,13% құрайды. КУ2-8 және АВ-17-8 иониттерінің өзара активтенуі нәтижесінде макромолекулалардың иондануының жоғары дәрежесін көрсетеді. 88 сағаттан кейін иттрий иондарына қатысты KУ 2-8 және AB-17-8 жеке иониттерінің полимерлі тізбегін байланыстыру дәрежесі сәйкесінше 39,63% және 25,23% құрайды.

Кесте 17 – КУ2-8-АВ-17-8 интерполимерлік жүйесімен полимерлі тізбектің байланысу дәрежесінің уақыт бойынша тәуелділігі (иттрий иондарына қатысты)

| Полимерлі тізбектің байланысу дәрежесі ,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τ, сағ. КУ2-8:АВ-17-8 | 0 | 2 | 16 | 20 | 24 | 40 | 44 | 48 | 88 |
| 6:0 | 1,07 | 1,61 | 13,19 | 19,92 | 26,64 | 33,91 | 27,65 | 31,22 | 39,63 |
| 5:1 | 0 | 0,66 | 3,30 | 3,04 | 7,07 | 7,53 | 25,88 | 27,89 | 35,16 |
| 4:2 | 16,13 | 10,84 | 17,45 | 29,47 | 29,74 | 30,93 | 35,16 | 36,32 | 37,28 |
| 3:3 | 8,71 | 6,74 | 11,52 | 26,25 | 33,36 | 31,32 | 34,83 | 32,37 | 42,13 |
| 2:4 | 13,20 | 11,24 | 9,83 | 37,36 | 25,07 | 35,11 | 36,09 | 38,34 | 37,36 |
| 1:5 | 13,46 | 11,03 | 12,25 | 0 | 22,14 | 25,70 | 30,49 | 33,64 | 39,52 |
| 0:6 | 0,82 | 0 | 2,72 | 16,30 | 18,45 | 22,14 | 21,39 | 18,03 | 25,23 |

3.4.3 гПАҚ-гП4ВП  интергелді жүйеде иттрий иондарын бөлу

Иттрий иондарының концентрациясының гПАҚ:гП4ВП интергелдік жүйесіндегі гидрогелдердің иттрий нитраты 6 молекулалы сулы ортасында мольдік қатынаста уақытқа тәуелділігі 40-суретте көрсетілген. Алынған нәтижелер интергелдік жүйеде полимерлі гидрогелдерді өзара активтендіру сорбциялық қасиеттерінің едәуір артуына әкелетінін көрсетеді.

Сурет 40 – Иттрий иондарының концентрациясының гПАҚ:гП4ВП  интергелдік жүйедегі гидрогелдердің мольдік қатынасына тәуелділігі [153]

Полиакрил қышқылының бастапқы гидрогелі иттрий иондарын бөлудің жоғары деңгейіне ие. 38-суреттен көріп отырғанымыздай, иттрий иондарының ең жоғары активтенуі 2:4 гПАҚ-гП4ВП қатынасында жүреді. Суретте интергелдік жүйеде иттрий иондарының активтену дәрежесінің жалпы заңдылығын байқауға болады. Активтендірудің ең төменгі нүктесі 4,5 сағаттық өзара әрекеттесуден кейін 4:2 қатынасына сәйкес келеді. Ал интергелдік жүйенің 2:4 қатынасында иттрий иондарының концентрациясының төмендеуі байқалады. Экстракцияның жоғары деңгейінің басты себебі-олардың өзара активтенуі нәтижесінде полимерлі құрылымдардың жоғары иондалуы. Әрі қарай, интергелдік жүйемен иттрийді иондардың бөлінуі қабілеті төмендейді және ерітіндідегі полинегізді иттрийді иондармен ең төмен активтенуді көрсетеді. Бұл нәтижелер иттрий иондарының айналасында ортаны қамтамасыз ететін оңтайлы конформациясы бар иондалған құрылымдардың пайда болуын көрсетеді.

18-кестеде гПАҚ-гП4ВП интергелдік жүйесімен иттрий иондарын бөліп алу дәрежесінің мәндері берілген. гПАҚ пен гП4ВП ең жоғары иондалуы 2:4 гПАҚ- гП4ВП интергелдік жүйесінің қатынасы кезінде пайда болады, нәтижесінде иттрийді иондардың алу дәрежесі ең жоғары мәндерге жетеді (26,9%).

Кесте 18- ПАҚ-П4ВП интергелді жүйесінің иттрий иондарын бөліп алу дәрежесі [153]

| τ,сағат | η(Y), % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гПАҚ:гП4ВП, мол.%:мол.% |  |  |  |  |  |  |
|  | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
| 0,1 | 37 | 22 | 10,2 | 9,4 | 9,4 | 0 | 3,7 |
| 0,5 | 6,4 | 13,3 | 14,5 | 3,2 | 26,9 | 4,9 | 2,6 |
| 1,5 | 24,3 | 10,3 | 17,3 | 13,1 | 17,3 | 13,1 | 9,2 |
| 2,5 | 24,3 | 10,3 | 11,7 | 13,1 | 17,3 | 13,1 | 9,2 |
| 4,5 | 13,6 | 9,9 | 2,1 | 3 | 4,6 | 4,5 | 3,6 |
| 24 | 18,1 | 15,1 | 13,6 | 1,6 | 21,1 | 13,6 | 13,6 |

Электр өткізгіштігі, рН және ісіну коэффициенті туралы алынған мәліметтерге сүйене отырып, иттрий иондарының полимерлі гидрогелдермен сорбциясы жүреді деп қорытынды жасауға болады. Гидрогелдердің мольдік қатынасының эквивалентті интергелдік жүйесінің бастапқы гидрогелдермен салыстырғанда иттрий иондарына қатысты ең жоғары сорбциялық қабілетке ие. Иттрий иондарымен полимерлі тізбекті байланыстырудың максималды дәрежесі ПАҚ:П4ВП=2:4 қатынасында көрінеді. Интергелдік жүйесіндегі ПАҚ және П4ВП гидрогелдерінің өзара активтенуі жеке гидрогелдерге қарағанда интергелдік жүйе үшін сорбцияның жоғары деңгейінде қол жеткізуге мүмкіндік береді.

3.4.4 Amberlite IR120-AB-17-8 интергелді жүйеде иттрий иондарын бөлу

Белсендірленген  иониттер иттрий нитратының сулы ерітіндісінен иттрий иондарын сіңіру процесінде Y(NO3)3*6H2O 100 мг/л-ге концентрациямен қолданылды. Cонымен қатар, ерітінділердің электрөткізгіштігі, рН, тұздың концентрациясы сияқты параметрлері өлшенді, және де полимерлердің ісіну дәрежесін анықтадық. Иттрий иондарына қатысты ең үлкен сорбциялық белсенділікті интерполимерлік жүйе Amberlite IR120-AB-17-8 иониттерінің 3:3 мольдік қатынасында көрсетті, тең, ал ерітіндідегі тұздардың қалдық концентрациясының нәтижелері бойынша сорбция процесінің ең жоғары дәрежесі 41,7 % 24 сағаттан кейін байқалатындығы 19-кестеде көрсетілген.

Кесте 19- Amberlite IR120-AB-17-8 интергелді жүйесінің иттрий иондарын бөліп алу дәрежесі

| τ,сағат | η(Y), % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 24 | 48 |
| 6:0 | 1,3 | 2 | 3,5 | 3,9 | 5 | 5,4 | 5,9 | 18,2 |
| 5:1 | 0,4 | 2,5 | 4 | 6,7 | 17,8 | 25,6 | 28 | 31 |
| 4:2 | 0,4 | 0 | 1,1 | 18,9 | 22,7 | 32,9 | 35 | 37 |
| 3:3 | 0,2 | 0,2 | 7,1 | 26,9 | 35,3 | 38,7 | 41,7 | 39,7 |
| 2:4 | 1 | 3,7 | 4,9 | 16,2 | 19,9 | 24,7 | 29,9 | 35,7 |
| 1:5 | 0,8 | 1,9 | 9,4 | 17,7 | 22,2 | 29,9 | 36,9 | 37,9 |
| 0:6 | 0,2 | 0,2 | 6,2 | 11,7 | 28,4 | 34,7 | 32,3 | 39 |

Ерітінділердің электр өткізгіштігінің нақты мәліметтеріне сәйкес уақыт өте келе бұл параметрдің шамалы өсуі максималды мәндерге 24 сағаттан кейін қол жеткізілді. Сонымен қатар, ерітінділердің рН деректерін талдай отырып, сорбция процесінде ерітінділердің қышқылдығы Amberlite IR120 құрылымындағы H + иондарын иттрий иондарына ауыстыратындығы анықталды. Дистилденген судағы және иттрий нитраты ерітіндісіндегі полимерлердің ісіну дәрежесін салыстыра отырып, иттрий нираты ерітіндісінде ісіну дәрежесі біршама төмендегені анықталды, өйткені сорбция полимердің қосылыстары аз иондалады, ал полимер молекулалары энергетикалық тұрғыдан тиімді пішінге ие болады.

41- суретте иттрий иондарының концентрациясының Amberlite IR120-AB-17-8 интергелдік жүйедегі гидрогелдердің моль қатынасына тәуелділігі берілген. Бастапқы сәтте концентрацияның өзгеруінің сызықтық тәуелділігі бар (0,1 сағат өзара әрекеттесу), ал 24 сағаттан бастап Amberlite IR120-АВ 17-8 1:5 қатынасында айқын жоғары мәндер байқалады. Алынған нәтижелер 24 сағат қашықтықтан өзара әрекеттесуден бастап байқалатынын көрсетеді – жоғары сорбция аймақтары 4:2 -1:5 Amberlite IR120-АВ 17-8 қатынасы болып табылады. Иттрий ионының максималды сорбциясы 3:3 қатынасында ион алмастырғыштардың 24 сағ қашықтықта әрекеттесу нәтижесінде, тұзды ерітіндідегі сирек кездесетін металдың бастапқы концентрациясы 100 мг/л-ден 41,7 мг/л-ге дейін төмендейді. Металл ионы  24 сағат ішінде тұзды ерітіндіден сіңіріледі.

Сурет 41 – Иттрий иондарының қалдық концентрациясының Amberlite IR120-AB-17-8 интергелдік жүйедегі гидрогельдердің мольдік қатынасына тәуелділігі

Amberlite IR120-AB-17-8 интергелдік жүйесінің полимерлі тізбегінің байланысу дәрежесі (иттрий иондарына қатысты) мольдік қатынаста уақытқа тәуелділігі  20 - кестеде келтірілген.

Кесте 20 - Amberlite IR120-AB-17-8  интергелдік жүйесімен полимерлі тізбектің байланысу дәрежесінің уақыт бойынша тәуелділігі (иттрий иондарына қатысты)

| τ,сағат | Полимерлі тізбектің байланысу дәрежесі ,% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 24 | 48 |
| 6:0 | 0,38 | 0,59 | 1,03 | 1,15 | 1,47 | 1,59 | 1,74 | 5,38 |
| 5:1 | 0,11 | 0,73 | 1,18 | 1,98 | 5,26 | 7,56 | 8,27 | 9,16 |
| 4:2 | 0,11 | 0 | 0,32 | 5,58 | 6,71 | 9,72 | 10,34 | 10,94 |
| 3:3 | 0,05 | 0,05 | 2,09 | 7,95 | 10,43 | 11,44 | 12,32 | 11,73 |
| 2:4 | 0,29 | 1,09 | 1,44 | 4,79 | 5,88 | 7,30 | 8,84 | 10,55 |
| 1:5 | 0,23 | 0,56 | 2,77 | 5,23 | 6,56 | 8,84 | 10,91 | 11,20 |
| 0:6 | 0,05 | 0,05 | 1,83 | 3,45 | 8,39 | 10,26 | 9,62 | 11,53 |

Уақыт өте келе байланыстыру дәрежесі жоғарылайды және параметрдің едәуір артуы Amberlite IR120-AB-17-8 3:3 және 1:5 молдік қатынасында 24 сағаттық қашықтықтан өзара әрекеттесу қарқынды жүреді осы қатынастар үшін байланыс деңгейі 12,32 % және 10,91 % құрайды. Жеке ион алмастырғыштар үшін Amberlite IR120 және AB-17-8 бұл жағдайда байланыстыру дәрежесі сәйкесінше 1,74% және 9,62 % ға төмен болады.  21 және 22-кестелерде ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, АВ-17-8, КУ2-8, Amberlite  IR120 жеке гидрогелдерінің, сондай-ақ иттрий иондарын алу кезінде олардың негізіндегі интергелдік жүйелерінің сорбциялық параметрлері ұсынылған.

Кесте 21  – Иттрий иондарын алу кезіндегі жеке гидрогельдердің және иониттердің сорбциялық параметрлері

| Жеке-жеке гидрогельдер | ПАҚ | ПМАҚ | П4ВП | КУ2-8 | АВ-17-8 | Amberlite IR120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иттрий ионын бөліп алу дәрежесі, % | 6,4 | 18,88 | 16,351* | 58,6 | 37,52* | 5,9 |
|  |  |  | 2,63* |  | 32,34* |  |
| Полимерлік тізбегінің байланысу дәрежесі, % | 0,0072 | 3,04 | 2,421* | 39,63 | 25,232* | 1,74 |
|  |  |  | 0,00213* |  | 9,624* |  |
| Ескертпе: 1*-ПМАҚ-П4ВП, 2*- КУ2-8-АВ17-8, 3*- ПАҚ-П4ВП, 4* -Amberlite IR120- АВ-17-8 интергелдік жүйеге сәйкес келеді |  |  |  |  |  |  |

21-кестеде келтірілген мәліметтерден көріп отырғанымыздай, жеке гидрогельдер арасында иттрий ионының ең көп бөліну дәрежесі полиакрил қышқылының гидрогелінде және КУ2-8-АВ-17-8 интерполимерлік шайырларында, ал ең азы – Amberlite  IR120 гидрогелінде байқалады.

Кесте 22 - Иттрий иондарын алу кезіндегі интерполимерлік жүйелердің сорбциялық параметрлері

| Интергелді жүйе | 3:3 ПМАҚ-П4ВП | 2:4 ПАҚ-П4ВП | 3:3 КУ2-8-АВ-17-8 | 3:3 Amberlite IR120- АВ-17-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иттрий ионын бөліп алу дәрежесі, % | 27,76 | 26,9 | 60 | 41,7 |
| Полимерлік тізбегінің байланысу дәрежесі, % | 8,16 | 7,04 | 42,13 | 12,32 |

22-кестеден иттрий иондарының ең көп бөліп алу дәрежесі КУ2-8-АВ-17-8 интергелдік жүйесі гидрогельдердің ара қатынасы 3 моль КУ2-8- 3 моль АВ-17-8 болғанда байқалып дәлелденді. Иттрий иондарының аз көрсеткіші гидрогелдердің ара қатынасы 2 моль ПАҚ - 4 моль П4ВП кезінде деп айтуға болады.

Төмендегі 23 - кестеде индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия (ИБП-АЭС) әдісі арқылы интергелдік жүйедегі  иттрий иондарының сорбциядан кейінгі мәліметтері дәлелденіп зерттелді.

Кесте 23 -  Индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия (ИБП-АЭС) әдісі арқылы интергелдік жүйедегі  иттрий иондарының сорбцидан кейінгі мәні мг\л

| Анықталатын элемент ионы | Y3+ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жүйе | ПМАҚ-П4ВП | ПАҚ-П4ВП | КУ2-8-АВ-17-8 | Amberlite IR120- АВ-17-8 |
| Қатынстар | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
| Сынама | 27,60 ±0,005 | 26,82 ±0,007 | 62,63±0,58 | 42,37±0,35 |

23 кестеде -  Индуктивті байланысқан плазмалық атомды-эмиссиялық спектроскопия (ИБП-АЭС) әдісі арқылы иттрий ионының интергелдік жүйе кезінде ПАҚ, ПМАҚ, П4ВП, АВ-17-8, КУ2-8, Amberlite  IR120 жеке гидрогелдерінен  құралған ПМАҚ-П4ВП, ПАҚ-П4ВП, Amberlite  IR120- АВ-17-8 интергелдік жүйесі сорбция кезінде алынған мәліметтер дәлелденіп сызбанұсқа түрінде сызылды (Қосымша А,Б).

3.5  Скандий және иттрий иондарының десорбциясы

Сорбциядан кейін әр гидрогель, басқаларынан бөлек, 2М азот қышқылы ерітіндісінде скандий және иттрий иондары десорбцияға ұшырады.

Скандий ионын азот қышқылымен полиакрил қышқылында және полиэтиленимин гидрогелдерінен десорбция дәрежесінің уақытқа тәуелділігі 42 суретте көрсетілген.

а)                                                         б)

Сурет 42 – Скандий ионының азот қышқылымен ПАҚ және ПЭИ (а)

гидрогелдерінен және иттрий ионының азот қышқылымен КУ 2-8 және АВ 17-8 (б) гидрогелдерінен десорбция дәрежесінің уақытқа тәуелділігі

Десорбцияның қарқынды ағымы 6,5 сағат өте байқалады: гПАҚ– нан 30,2 %, гПЭИ-дан 15,4% бөлінеді. Одан әрі десорбция басталғаннан кейін 24 сағаттан кейін скандийдің 35,9% - ы ПАҚ нан және 24,9% - ы ПЭИ-ден шығарылды. Кейінгі өсу өте әлсіз, бұл тепе-теңдік күйіне жақындағанын көрсетеді. 48 сағаттан кейін полимерлерден десорбцияның жалпы дәрежесі 80,2% құрайды.

Иттрий иондарының КУ 2-8 және АВ 17-8 иониттермен десорбция процесі 39 б суретте көрсетілген. Алдыңғы жүйеге ұқсас, алғашқы алты жарым сағат десорбциялаушы агентпен байланыста болған кезде макромолекулалардан иттрий иондарының бөліну аймағы өсу байқалады. Сорбцияланған иттрий жалпы мөлшерінен 33,8% КУ2-8 және 28,9% АВ17-8 гидрогелінен бөлінеді. Десорбция процес аяқталғаннан кейін (48 сағат) екі макромолекуланың десорбциясының жалпы дәрежесі 73,6% құрайды.

3.6 Скандий және иттрий  иондарын бөлу кезіндегі интергелдік жүйедегі сорбцияға  дейінгі және сорбциядан кейінгі ПАҚ, П4ВП, ПМАҚ, ПЭИ гидрогелдердің ИК спектрі

Гидрогелдердің гПАҚ-гП4ВП интергелдік жүйесіндегі иттрий ионын бөлу кезіндегі ПАҚ және П4ВП ИҚ спектрлері, гПАҚ-гПЭИ интергелдік жүйесіндегі скандий ионын бөлу кезіндегі ПЭИ гидрогелінің және ПМАҚ-П4ВП интергелдік жүйесіндегі иттрий ионын бөлу кезіндегі ПМАҚ гидрогелінің  ИҚ спектрлерінің  мәліметтері алынып дәлелденді.

3.6.1 гПАҚ-гП4ВП интергелдік жүйесіндегі иттрий ионын бөлу кезіндегі сорбцияға  дейінгі және сорбциядан кейінгі ПАҚ және П4ВП гидрогелдерінің  ИҚ спектрлерінің сипаттамасы

43-суретте  гПАҚ-гП4ВП интергелдік жүйесінде иттрий ионын сіңіргеннен кейін бастапқы полиакрил қышқылының гидрогелінің ИҚ спектрлері көрсетілген. Суреттен 1700 см-1(С=О), 2500-3000 см-1 (О) аймағында сіңіру жолағының төмендегенін байқауға болады, себебі  валенттік тербелістеріне жауап беретін димерлік карбоксил тобының жазықтықсыз және жазықтық деформациялық тербелістерін сипаттайтын жолақтардың болуы. Карбоксил тобы иондалған күйде екенін ескеру қажет, яғни полимерде бұл топ карбоксилат анионы түрінде ұсынылған. Сорбция процесінде карбоксилат анионымен электростатикалық әрекеттесу есебінен иттрий иондары полимердегі зарядты төмендетеді, нәтижесінде сіңіру жолағының қарқындылығының төмендеуіне әкеледі. Сондай-ақ, карбоксил тобындағы зарядты жоғалту процесінде электронды тығыздықты қайта бөлу жүреді, бұл 1300-1150 см-1 аймағында сіңіру жолағының қарқындылығының төмендеуіне әсер етеді, бұл карбоксил тобындағы С-О валенттік тербелісі. 1150 см-1 кезінде жолақтың және 700 1500 см-1 саласындағы фондық сіңірудің болуы С-О-С фрагменттері бар В-тігілген полиакрил қышқылының буындарының түзілуін куәландырады.

1700 см-1 жолағында 1620-1640 см-1 иық макромолекулалық тізбектің карбоксилат иондары бар кобальттың монодентатты кешендерінің  болуымен байланысты. CH-CO тобына жауап беретін 1440-1380 см-1 сіңіру аймағында сорбциядан кейін полимер спектрінде іс жүзінде өзгерістер байқалмайды. 3600-3000 см-1 сіңіру аймағы да өзгеріссіз қалды, онда полимердің молекулааралық байланыстары, атап айтқанда полимердің карбоксил тобының құрамындағы ОН топтары арасындағы сутегі байланыстары көрінеді. Бұл жерде полимердің

карбоксил топтарының бір бөлігі зарядталмаған күйде екенін атап өткен жөн, бұл өз кезегінде олардың арасындағы сутегі байланыстарының пайда болуына және сорбция процесіне қатыса алмауына әкеледі [161].

Сурет 43 – ПАҚ-П4ВП интергелдік жүйесінде иттрий ионының сорбцияға  дейін және одан кейін полиакрил қышқылы гидрогелінің ИҚ-спектрлері

Осылайша, алынған ИҚ спектрінің негізінде полиакрил қышқылы жағдайында полимердің зарядталған карбоксил тобы иттрий сорбциясы процесіне қатысады деп қорытынды жасауға болады.

44-суретте ПАҚ-П4ВП интергелдік жүйесінде иттрий ионының сіңіргеннен кейін және дейін поли-4-винилпиридин гидрогелінің ИҚ-спектрлері көрсетілген. Суреттен көріп отырғанымыздай, сорбциядан кейінгі ИҚ – спектрі полинегіз кейбір сіңіру жолақтарының қарқындылығының төмендеуімен, сондай-ақ жаңа сипаттамалық жиіліктердің пайда болуымен сипатталады. Сонымен, сорбцияға дейін полимердің ИҚ спектріндегі қарқынды сіңіру жолақтары – 1800, 1700 және 1750 см-1. Сорбциядан кейін полинегіз спектрінде 1690-1750 см-1 сипаттамалық жолақтың пайда болуын атап өтуге болады, ол C=N тобына жауап береді. Осыдан полимер деп айтуға болады ерітіндідегі сорбция поли-4-винилпиридиннің иондану дәрежесі төмен болғанына қарамастан, зарядталған күйде болады.

Сурет 44 – ПАҚ-П4ВП интергелдік жүйесінде иттрий ионының сорбцияға  дейін және одан кейін полиметакрил қышқылы гидрогелінің ИҚ-спектрлері

Қорыта келе,  поли-4-винилпиридин сорбция процесінде демонизацияланып, азот атомы арқылы иттрий иондарымен үйлестіру кешені пайда болады. Өз кезегінде азот атомының электронодонорлық қасиеттері, әсіресе көміртек атомымен қос байланыспен жұптасу кезінде күшейеді.

3.6.2 гПАҚ-гПЭИ интергелдік жүйесіндегі скандий ионын бөлу кезіндегі ПЭИ гидрогелінің және ПМАҚ-П4ВП интергелдік жүйесіндегі иттрий ионын бөлу кезіндегі ПМАҚ гидрогелінің  ИҚ спектрлерінің сипаттамасы

гПАҚ-гПЭИ интергелдік жүйесіндегі скандий ионын бөлу кезіндегі ПЭИ гидрогелінің сорбцияға дейін және сорбциядан кейінгі күйінің ИҚ спектрі 45- суретте көрсетілген.

Сурет 45– ПАҚ-ПЭИ интергелдік жүйесінде скандий ионының сорбцияға  дейін және одан кейін полиэтиленимин гидрогелінің ИҚ-спектрлері

45-суреттен сорбция процесі кезіндегі ПЭИ спектріндегі сіңіру жолақтарының қарқындылығының артуымен сипатталатынын көруге болады. 1600 см-1  жиіліктің жоғары қарқындылығы, соңғы-CH2NH2 топтамаларға сәйкес келеді, полиэтилениминнің едәуір тармақталуын көрсетеді. Мұндай өзгерістер 3590 - 3100 см-1 ішкі және молекулааралық байланыстарға, атап айтқанда, байланысты NH топтарына және 1170-1050 см-1 сияқты салаларда байқалады. 1605 см-1 аумағындағы сіңіру жолағының орнына көрсетілген өнімнің ИҚ-спектрінде, карбоксилат анионының C–O байланысының валенттік ауытқуларына сәйкес келетін жолақ пайда болады, сіңіру C=O-1756 см-1 аймағында бөлінбеген карбоксил тобын байланыстрады. Сонымен қатар, 3500 см-1 аймағында гидроксил топтарының валенттік ауытқуларына және асимметриялық валенттік ауытқуларға сәйкес келетін сіңіру жолақтары пайда болады O=S=O топтары аумағы 1253 см-1. Иттрий иондарының сіңірілуінен кейін сақинасының тербелісін анықтайтын 1700-1480 см-1 сіңіру жолақтары және C=N байланысы үшін жауап беретін 1560 - 1480 см-1 жолағы қалды [161, 102 б.].

Сурет 46 – ПМАҚ-П4ВП интергелдік жүйесінде иттрий ионының сорбцияға  дейін және одан кейін полиметакрил қышқылы гидрогелінің ИҚ-спектрлері

ПМАҚ-П4ВП интергелдік жүйесінде иттрий ионының сорбцияға  дейін және одан кейін полиметакрил қышқылы гидрогелінің интергелдік жүйесінде иттрий ионының сіңіргеннен кейін және дейін полиметакрил қышқылының ИҚ-спектрі 46 - суретте көрсетілген. 1380-1500 см-1 деформациялық ауытқу СН2, ал СН3 тобының қаңқасының ауытқуы жатады. Сондай-ақ 1600-1700 см-1 аймағының кең жолақтары сәйкес келеді.

Осылайша, полимердің құрылымы сорбциялық қабілетке, соның ішінде металл иондарының сіңірілу механизміне әсер етеді деп қорытынды жасауға болады, бұл иттрий иондарының сіңірілуіне дейін және одан кейін зерттелген гидрогельдердің ИҚ-спектрлік анализінің нәтижелерімен расталды.

Қорыта келгенде, полимердің құрылымы сорбциялық қабілетке, соның ішінде металл иондарының сіңірілу механизміне әсер етеді деп қорытынды жасауға болады, бұл иттрий және скандий иондарының сіңірілуіне дейін және одан кейін зерттелген ионалмастырғыш шайырлардың ИҚ-спектрлік анализінің нәтижелерімен расталды

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі заман талабына сәйкес, гидрометаллургияның өнеркәсіптік ерітінділерінен СЖМ  иондарын алудың жаңа тәсілдерін жасау қазіргі ғылымның өзекті мәселесі болып табылады. Диссертациялық жұмыста сирек кездесетін жер металдардың иондарын алу үшін жоғары селективті жүйелер құру мүмкіндігі көрсетілген (скандий және иттрий). Зерттеу жұмысын орындау нәтижесінде қойылған міндеттер орындалып, басты мақсатқа қол жеткізілді – скандий және иттрий иондарына жоғары селективті интергелді жүйелер құрылды.

Алынған нәтижелер негізінде келесі қорытынды жасауға болады:

1.	Полиакрил қышқылының (гПАҚ), полиметакрил қышқылының (гПМАҚ), поли-4-винилпиридиннің (гП4ВП), полиэтиениминнің (гПЭИ) сирек тігілетін полимерлі гидрогельдері синтезделіп, Amberlite IR120, AB-17-8, КУ2-8 өнеркәсіпті иониттердің конформациялық қасиеттері зерттелді. Нәтижесінде скандий және иттрий иондарына сәйкес келетін интергелді жүйе құрылды.

2.	гПМАҚ-гП4ВП, гПАҚ-гПЭИ,  Amberlite IR120-AB-17-8 интергелдік жүйелерде жеке гидрогельдерімен салыстырғанда скандий иондарын алудың анағұрлым жоғары дәрежесіне ие. Осы орайда интергелдік жүйелердегі скандий иондарының ең көп сорбциясы гидрогельдердің мынадай ара қатынасы кезінде байқалады: гПМАҚ-гП4ВП интергелді жүйесі үшін 3моль ПМАҚ: 3 моль П4ВП ара қатынасы кезінде скандий иондарын бөліп алу дәрежесі 16,4% құрайды; гПАҚ-гПЭИ интергелді жүйесі үшін 5 моль ПАҚ:1 моль ПЭИ ара қатынасы кезінде скандий иондарын бөліп алу дәрежесі 36,7%; Amberlite IR120-AB-17-8 интергелді жүйесі үшін 5 моль Amberlite IR120: 1 моль AB-17-8 ара қатынасы кезінде скандий иондарын бөліп алу дәрежесі 38,06% құрады.

3.      гПМАҚ-гП4ВП, гПАҚ-гП4ВП,  КУ2-8-AB-17-8, Amberlite IR120-АВ-17-8 интергелдік жүйелері жеке гидрогелдерімен салыстырғанда иттрий иондарын алудың анағұрлым жоғары дәрежесіне ие. Интергелдік жүйелер үшін келесі ара қатынасы иттрий иондарын алудың ең жоғары дәрежесін көрсетті: гПМАҚ-гП4ВП интергелді жүйесі үшін 3 моль ПМАҚ- 3 моль П4ВП 27,76%; гПАҚ-гП4ВП интергелді жүйесі үшін 2 моль ПАҚ 4 моль П4ВП 26,9 %,  КУ2-8-AB-17-8 интергелді жүйесі үшін 3 моль КУ2-8- 3 моль AB-17-8 60 % , 3 моль Amberlite  IR120- 3 моль АВ-17-8 41,7 % құрады.

4.    Скандий және иттрий  иондарын бөлу кезіндегі интергелдік жүйедегі сорбцияға  дейінгі және сорбциядан кейінгі ПАҚ, П4ВП, ПМАҚ, ПЭИ гидрогелдердің құрлысы  ИК спектрлі талдау әдісімен  дәлелденді, гидрогелдер арасында полимердің құрылымы сорбциялық қабілетке ие, соның ішінде металл иондарының сіңірілу механизміне әсер етеді деп есептеуге болады.

Қойылғaн тaпcырмaлaрдың толық шeшiлуiн бaғaлaу

Қойылғaн міндеттердің толықтай орындалғандығын,  толықтaй шeшiлгeндiгiн, және зeрттeу ныcaндaры өнiмдeрдiң кeңicтiктiк құрылыcын тaбу жәнe биологиялық бeлceндiлiк мәлiмeттeрi cияқты бeрiлгeн биологиялық әceрлi қоcылыcтaрды бaғытты cинтeздeу, көздeлгeн мaқcaттaрғa қол жeткiзу үшiн қойылғaн cтрaтeгиялық жәнe тaктикaлық aмaлдaрдың дұрыcтығын жұмыcтың нәтижeлeрi дәлeлдeйдi.

Aлынғaн нәтижeлeрдi нaқты қoлдaнуғa ұcыныcтaр мeн бacтaпқы мәлiмeттeр:

Алынған нәтижелер өнеркәсіптік ерітінділерден сирек кездесетін элементтердің иондарын алу үшін жаңа жоғары сұрыпталған селективті интергелді жүйелерді құру үшін қолданылуы мүмкін және алдағы уақытта ХҒИ мен «"Қазатомпром" ҰАК» АҚ арасындағы бірлескен ҒЗТК  бағдарламасына енгізілуі мүмкін.

Oрындaлғaн жұмыcтың бeрiлгeн oблыcтaғы қoлжeткeн үздiк жeтicтiктeрiмeн ғылыми дәрeжeдe бaғaлaнуы

Жоғары техникалық-экономикалық тиімділік және ғылыми деңгей ПАҚ, П4ВП, ПМАҚ, ПЭИ, КУ2-8,АВ17-8, Amberlite IR120  сирек тігілетін полимерлі гидрогелдер негізінде әзірленген интергелдік жүйелердің өзара белсендірлену нәтижесінде олардың жоғары иондалуы салдарынан скандий және иттрий иондарына қатысты жоғары сорбциялық қабілетке ие болуымен қамтамасыз етілді. Әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын ион алмастырғыштармен салыстырғанда айтарлықтай артықшылықтарға ие. Интергелді жүйеде гидрогелдер өзара әрекеттесу кезінде сирек кездесетін элементтердің әртүрлі иондарына қатысты интергелді жүйелердің  селективтілігін басқаруға мүмкіндік береді.

Алынған нәтижелер жоғары деңгейлі ғылыми шетелдік және республикалық  журналдардағы ғылыми мақалаларда, сондай-ақ халықаралық конференциялар мен симпозиумдардың материалдарында жариялануымен расталады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Tokuyama Hideaki, Kanehara Akifumi. Temperature swing adsorption of  gold (III) ions on poly(N-isopropylacrylamide) gel // React. аnd Funct. Polym. – 2007. – Vol. 67, № 2. – P. 136-143.

- Wasikiewicz Jaroslaw M., Mitomo Hiroshi, Seko Noriaki, Tamada Masao, Yoshii Fumio. Platinum and palladium ions adsorption at the trace amounts by radiation crosslinked carboxymethylchitin and carboxymethylchitosan hydrogels // J. Appl. Polym. Sci. – 2007. – Vol. 104, № 6. – P. 4015-4023.

- Bari Fazlul, Begum Noorzahan, Baharin Jamaludin Samsul, Hussin Kamarudin. Extraction and separation of Cu(II), Ni(II) and Zn(II) by sol-gel silica immobilized with Cyanex 272 // Hydrometallurgy. – 2009. – Vol. 96, № 1-2. – P. 140-147.

- Global Scandium Metal Market 2021 | Pre & Post Covid-19 Impact | Analysis By Top Countries Data | By Top Players, Types, Applications | Forecast Till 2026 https://www.marketwatch.com/press-release/global-scandium-market-research-report-2022-2026-by-top-leading-companies-and-by-types-by-applications-top-countries-market-data-2022-01-25 25.01.2022.

- Horkay Ferenc, Basser Peter J., Hecht Anne-Marie, Geissler Erik Structural investigations of a neutralized polyelectrolyte gel and an associating neutral hydrogel // Polymer: The International Journal for the Science and Technology of Polymers (including Polymer Communications). – 2005. – Vol. 46, № 12. – P. 4242-4247.

- Кондрашова Ю.Г., Сафронов А.П. Перманентное набухание гидрогелей полиакриловой и полиметакриловой кислот // Тезисы докладов 16 Российской молодежной научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора В.П. Кочергина. – Екатеринбург, 2006. – С. 232-233.

- Amakawa H., Nomura M., Sasaki K., Oura Y., and Ebihara. Vertical distribution of scandium in the north central Pacific. M.: Geophysical Research Letters. 2007 – Vol. 34, № 11606. –  P.202-216.

- Arbuzov S.I., Volostnov A.V., Mezhibor A.M, Rybalko V.I., Ilenok S.S. Scandium (Sc) geochemistry in coals (Siberia, Russian Far East, Mongolia, Kazakhstan, and Iran) // International Journal of Coal Geology. – 2014. - Vol. 125, – P. - 22–35. https://doi.org/10.1016/j.coal.2014.01.008

- Григорьев Н.А. Среднее содержание химических элементов в горных породах, слагающих верхнюю часть континентальной коры // Геохимия. -2003.  № 7. -С. 785–792.

- Федоров Ю.Н., Ронкин Ю.Л., Маслов А.В. Редкие и рассеянные элементы в сырых нефтях Даниловского и Кечимовского нефтегазовых месторождений Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий: Матер. IX межрег. науч.-практ. конф. –Уфа, 19–22 нояб., 2012. – С. 102–104.

- Смыслов А.А., Межеловский Н.В., Морозов А.Ф., Басков Е.А., Бурдэ А.И., Ильин К.Б., Козлов А.В., Кулачков Л.В., Литвиненко В.С., Лир Ю.В., Рундквист Д.В., Савина И.Г., Сендек С.В., Тихомиров Л.И., Харламов М.Г. Полезные ископаемые Недра России: Горный институт, Межрегиональный центр по геологии и картографии.: в 2 т. / под ред. Н.В. Межеловского, А.А. Смыслова. – М.:.Санкт-Петербургский СПб., 2001. – Т.1. – С.547.

- Чистов Л.Б. Чистов Л.Б., Охрименко В.Е., Юфряков В.А., Бутова М.Н., Эвдиалитовые руды – новое промышленное сырье циркония и   редкоземельных   элементов. // Материалы международного симпозиума «Стратегия использования и развития минерально-сырьевой базы редких металлов России в XXI веке». М.: ВИМС, 1998. – С. 366-367.

- Johnson G.W., Johnson T.E., G.W. Sisneros The Rare Earths in Modern Science and Technology / edited by. G. Mc.Carthy.  – New York.: Plenum Press., 1982. – Vol. 3, – P. 525-531.

- Chen Li, Yu Xiao, Li Qingya Reswelling behavior of polycation hydrogels carrying charges on the chain backbone by two-step surfactant bindings. // J. Appl. Polym. Sci. – 2006. – Vol. 102, № 4. – P. 3791-3794.

- Castor S.B. Rare Earth Elements. / S.B. Castor, J.B. Hedrick Информационный сайт компании Rare Element Resources Ltd: http://www.rareelementresources.com/i/pdf/RareEarthsCastorHedrickIMAR7.pdf

- Chen Li, Yu Xiao, Li Qingya Reswelling behavior of polycation hydrogels carrying charges on the chain backbone by two-step surfactant bindings. // J. Appl. Polym. Sci. – 2006. – Vol. 102, № 4. – P. 3791-3794.

- Kaygorodov A.S., Ivanov V.V., Khrustov V.R., Kotov Yu.A. Fabrication of Nd:Y2O3 transparent ceramics by pulsed compaction and sintering of weakly agglomerated nanopowders // Journal of the European Ceramic Society. – 2007. – – Vol. 27. – P. 1165 − 1169. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.05.027

- Farjas  J., Campsa J., Roura P. Thermoanalytical study of the formation mechanism of yttria from yttrium acetate / J. Farjas, et al. // Thermochim. Acta. – 2011. – Vol. 525. – P. 84–89. https://doi.org/10.1016/j.tca.2011.04.009

- Джумадилов Т.К., Химэрсэн Х., Тотхусқызы Б., Хапонюк Ю. Сирек жер элементтерін бөліп алудың адсорбциялық әдістері. Шолу // Минералдық шикізаттарды кешенді пайдалану. –  2021. №3 (318) – Б. 12-23. https://doi.org/10.31643/2021/6445.24

- Kenzhaliyev B. K. Innovative technologies providing enhancement of nonferrous, precious, rare and rare earth metals extraction // Complex use of mineral raw materials. – 2019. №3, – P. 64-75. https://doi.org/10.31643/2019/6445.30

- Kumari A., Panda R., Jha M.K., Kumar J.R., Lee J.Y. Process development to recover rare earth metals from monazite mineral: a review // Miner. Eng. –2015. – Vol. 79, – P. 102–115. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2015.05.003

- Syed S. Recovery of gold from secondary sources—a review // Hydrometallurgy, –2012.  – Vol. 115–116, – P. 30–51. https://doi.org/10.1016/j.hydromet

- Van Nguyen N., Iizuka A., Shibata E., Nakamura T. Study of adsorption behavior of a new synthesized resin containing glycol amic acid group for separation of scandium from aqueous solutions // Hydrometallurgy – 2016. – Vol. 165, – P. 51-56.  https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2015.11.016

- Ochsenkühn-Petropulu M., Lyberopulu T., Parissakis G. (1995). Selective separation and determination of scandium from yttrium and lanthanides in red mud by a combined ion exchange/solvent extraction method // Anal. Chim. Acta. – 1995.  –Vol. 315, – P.231– 237. https://doi.org/10.1016/0003-2670(95)00309

- Miao T., Qiong J., Wuping L. Studies on synergistic solvent extraction of rare earth elements from nitrate medium by mixtures of 8-hydroxyquinolinewith cyanex301 or cyanex 302 // J. Rare Earths – 2013. –Vol. 31, – P. 604–608. https://doi.org/10.1016/S1002-0721(12)60328-7

- Li D.Q., Wang C. Solvent extraction of scandium (III) by cyanex 923 and cyanex 925 // Hydrometallurgy –1998. –Vol.48, –P.301–312.  https://doi.org/10.1016/S0304-386X(97)00080-7

- Naganawa H., Shimojo K., Mitamura H., Sugo Y., Noro J., Goto M. A new “green” extractant of the diglycolamic acid type for lanthanides // Solvent Extraction Research and Development, Japan –2007. –Vol.14, – P.  151–160.

- Anastopoulos I., Bhatnagar A., Lima E. C. Adsorption of Rare Earth Metals: A Review of Recent Literature // J. Mol. Liq., –2016. –Vol. 221, – P. 954–962. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2016.06.076

- Rozelle P. L., Khadilkar A. B., Pulati N., Soundarrajan N., Klima M. S., Mosser M. M., Miller C. E., Pisupati S. V.  A Study on Removal of Rare Earth Elements from U.S. Coal Byproducts by Ion Exchange // Metall. Mater. Trans. E. –2016. –Vol. 3(1), – P. 6–17. https://doi.org/10.1007/s40553-015-0064-7

- Barros O., Costa L., Costa F., Lago A., Rocha V., Vipotnik Z., Silva B., Tavares T. Recovery of Rare Earth Elements from Wastewater towards a Circular Economy // Molecules. –2019. –Vol. 24(6), – P. 1005. doi: 10.3390/molecules24061005

- Abdel-Magied A. F., Abdelhamid H. N., Ashour R. M., Zoud X., Forsberg K. Hierarchical Porous Zeolitic Imidazolate Frameworks Nanoparticles for Efficient Adsorption of Rare-earth Elements // Micro. Meso. Mater. –2019. –Vol. 278, – P. 175–184. https://doi.org/10.1016/j. micromeso.2018.11.02

- Callura J. C., Perkins K. M., Noack C. W., Washburn N. R., Dzombak D. A., Karamalidis A. K. Selective Adsorption of Rare Earth Elements onto Functionalized Silica Particles // Green Chem. –2018. –Vol. 20(7), – P. 1515–1526. https://doi.org/10.1039/C8GC00051D

- Xu X., Zou J., Teng J., Liu Q., Jiang X. Y., Jiao F. P., Yu J. G., Chen X. Q.  Novel High-gluten flour Physically Cross-linked Graphene Oxide Composites: Hydrothermal Fabrication and Adsorption Properties for Rare Earth Ions // Ecotox. Environ. Safe. – 2018. – Vol. 166, – P.1010.  https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.09.06

- Babu C. M., Binnemans K., Roosen J. (2018). EDTA-Functionalized Activated Carbon for the Adsorption of Rare Earths from Aqueous Solutions // Ind. Eng. Chem. Res. – 2018. – Vol. 57(5), – P. 1487–1497. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.7b04274

- Feng Y., Sun H., Hand L., Xue L., Chen Y., Yang L., Xing B. Fabrication of Hydrochar Based on Food Waste (FWHTC) and its Application in Aqueous Solution Rare Earth Ions Adsorptive Removal: Process, Mechanisms and Disposal Methodology // J. Clean. Prod. –2019. –Vol.212, –P.1423–1433. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2018.12.094

- Yin C., Aroua M., Daud W. Review of modifications of activated carbon for enhancing contaminant uptakes from aqueous solutions // Sep. Purif. Technol. –2007.  –Vol. 52, – P. 403. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2006.06.009

- Chand Bansal R., Goyal M. Activated Carbon Adsorption.- CRC Press, Boca Raton, 2005. FL, -Р. 487. https://doi.org/10.1201/9781420028812

- Kano N., Pang M., Deng Y., Imaizumi H. Adsorption of Rare Earth Elements (Rees) onto Activated Carbon Modified with Potassium Permanganate (KMnО4) // J. Appl. Sol. Chem. Model. –2017. –Vol. 6, – P. 51–61. https://doi.org/10.6000/1929-5030.2017.06.02.1

- Iannicelli-Zubiani E. M., Stampino P. G., Cristiani C., Dotelli G. Enhanced Lanthanum Adsorption by Amine Modified Activated Carbon // Chem. Eng. J. -2018.  – Vol. 341, – P. 75–82. https://doi.org/10.1016/j. cej.2018.01.154

- Hadjittofi L., Charalambous S., Pashalidis I. Biosorption-a green method for the preconcentration of rare earth elements (REEs) from waste solutions: A review // J. Rare Earths –2016.–Vol. 34, – P. 99, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.10.134

- Westholm L.J., Repo E., Sillanpaa M. Filter materials for metal removal from mine drainage—a review // Environ. Sci. Pollut. Res – 2014.  –Vol. 21, – P.  9109. https://doi.org/10.1007/s11356-014-2903-y

- Rinaudo M. Chitin and chitosan: properties and applications // Prog. Polym. Sci.–2006.–Vol.31,– P. 603–632 https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2006.06.001

- Zhang L., Zeng Y., Cheng Z. Removal of heavy metal ions using chitosan and modified chitosan: a review // J. Mol. – 2016. – Vol. 214 – P. 175-191.     https://doi.org/10.1016/j.molliq.2015.12.013

- Qiu X., Shen Y., Yang  R., Zhang H., Zhao S. Adsorption of RE3+ from aqueous solutions by bayberry tannin immobilized on chitosan // Environmental Technology.–2017.–Vol.23–P.1–8. https://doi.org/10.1080/09593330.2017.1384072

- Roosen J., Binnemans K. Adsorption and chromatographic separation of rare earths with EDTA- and DTPA- functionalized chitosan biopolymers // J. Mater. Chem. –2014. – Vol. A 2, – P.1530–1540,  https://doi.org/10.1039/c3ta14622g .

- Bai R., Yang F., Zhang Y., Zhao Z., Liao Q., Chen P., Zhao P., Guo W., Cai C. Preparation of Elastic Diglycolamic-acid Modified Chitosan Sponges and Their Application to Recycling of Rare-earth from Waste Phosphor Powder // Carbohydr. Polym. - 2018. –Vol. 190, –P. 255–261.   https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.02.059

- Ramasamy D. L., Wojtuś A., Repo E., Kalliola S., Srivastava V., Sillanpaa M. Ligand Immobilized Novel Hybrid Adsorbents for Rare Earth Elements (REE) Removal from Waste Water: Assessing the Feasibility of Using APTES Functionalized Silica in the Hybridization Process with Chitosan // Chem. Eng. J. – 2017. - Vol. 330, – P.1370–1379. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.08.098

- Bulgariu L,. Bulgariu D. Functionalized soy waste biomass - A novel environmental-friendly biosorbent for the removal of heavy metals from aqueous solution // Journal of Cleaner Production, –2018. – Vol. 197, – P. 875-885. https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.261

- Asadollahzadeh, M., Torkaman, R., & Torab-Mostaedi, M. Extraction and Separation of Rare Earth Elements by Adsorption Approaches: Current Status and Future Trends // Separation & Purification Reviews, –2020.  – Vol. 50, – P. 417-444  https://dx.doi.org/10.1080/15422119.2020.1792930

- Zay O., Ekici S., Aktas N., Sahiner N. P (4-vinyl pyridine) hydrogel use for the removal of UO2+ and Th4+ from aqueous environments // Journal of Environ. – 2011. – Vol. 92. – P. 3121. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.08.004

- Shalla A. H., Yaseen  Z., Bhat  M. A., Rangreez T. A.,  Maswal M. Recent review for removal of metal ions by hydrogels // Separation Science and Technology – 2018. – Vol. 54, – P. 89-100. https://dx.doi.org/10.1080/01496395.2018.1503307

- Ferfera-Harrar H., Aiouaz N., Dairi N. Synthesis and properties of chitosan graft-polyacrylamide/gelatin superabsorbent composites for wastewater purification //Chem. Mole. Eng. – 2015. –Vol. 9(7). – P. 849-856. https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1107848

- Zhu Y., Wang W., Zheng Y., Wang F., Wang A. Rapid Enrichment of Rare-earth Metals by Carboxymethylcellulose- based Open-cellular Hydrogel Adsorbent from HIPEs Template // Carbohydr. Polym. – 2016. – Vol. 141. – P. 51–58. https://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.12.003

- Гюннер, Э.А. Лекции по химии элементов: учебное пособие / под ред. Э.А. Гюннер, В.Ф. Шульгин, И.С. Певзнер. – Симферополь: ТНУ им. Вернадского, 2010. – 96 с.

- Jumadilov T.,  Abilov Zh., Kondaurov R., Himersen H., Yeskalieva G., Akylbekova M., Akimov A. Influence of hydrogels initial state on their electrochemical and volume-gravimetric properties in integral system polyacrylic acid hydrogel and poly-4- vinylpyridine hydrogel // Chem.Сhem. Technol. – 2015. – Vol.  9, №4. – P. 391-507. https://doi.org/10.23939/chcht09.04

- Кондауров Р. Г., Химэрсэн, Х., Ескалиева, Г. К., Хакимжанов, С.А.  Аномальная сорбция ионов лантана взаимно активированными гидрогелями полиметакриловой кислоты и поли-4-винилпиридина при их дистанционном взаимодействии // Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XIX Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени профессора Л. П. Кулёва. –Томск, 2018. – С. 523-524.

- Jumadilov T. K., Kondaurov R. G. Self-organization of polymer hydrogels of polyacrylic acid in integrel systems in cerium ions sorption process // Khim. Zh. Kazakhstana, –2018. –Vol. 2 (62). – P. 254-262

- Jumadilov T., Kondaurov R., Imangazy A., Myrzakhmetova N., Saparbekova I. Phenomenon of remote interaction and sorption ability of rare cross-linked hydrogels of polymethacrylic acid and poly-4-vinylpyridine in relation to erbium ions // Chem. Chem. Technol., -2019. – Vol. 13, № 4. – P. 451–458. https://doi.org/10.23939/chcht13.04.451

- Jumadilov T.K., Abilov Zh.A., Kondaurov R.G. Intergel systems in recovery of precious and rare earth metals // Intern.journal of applied and fundamental research. - 2015. – Vol. 1, – P. 1-7. https://www.science-sd.com/460-24777

- Uzun L., Turner A.P.F. Molecularly-imprinted polymer sensors: realising their potential // Biosensors and Bioelectronics, –2016. – Vol. 76. – P. 131–144. https://doi.org/10.1016/j.bios.2015.07.013

- Culver H. R., Peppas N. A. Protein-Imprinted Polymers: The Shape of Things to Come? // Chemistry of Materials -2017. – Vol. 29, № 14. – P. 5753 –5761. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b01936

- Ye L., Mosbach K. Polymers recognizing biomolecules based on a combination of molecular imprinting and proximity scintillation: a new sensor concept // J. Am. Chem. Soc. – 2001. – Vol. 123. – P. 2901. https://doi.org/10.1021/ja005896m

- Zhang L., Cheng G., Fu C. Synthesis and characteristics of tyrosine imprinted beads via suspension polymerization // React. Funct. Polym. -2003. – Vol. 56. – P. 167. https://dx.doi.org/10.1002/pi.954

- Taher A., Somaye A. Synthesis of nano-sized Eu3+-imprinted polymer and its application for indirect voltammetric determination of europium // Talanta, – 2013. – Vol. 106. – P. 431. https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2013.01.019

- Gao B. J., Zhang Y. Q., Xu Y. Study on recognition and separation of rare earth ions at picometre scale by using efficient ion-surface imprinted polymer materials //  Hydrometal.  - 2014.   – Vol.  150. – P. 83-91                https://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2014.09.017

- Ibrahim D., Rustem K., Deniz H., Arzu E., Rıdvan S. Ionimprinted polymers for selective recognition of neodymium (III) in environmental samples // Ind. Eng. Chem. Res. - 2015. – Vol. 54. – P. 5328.  https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5b00212

- Fu J. Q., Wang X. Y., Li J. H., Ding Y. J., Chen L. X. Synthesis of multi-ion imprinted polymers based on dithizone chelation for simultaneous removal of  Hg2+, Cd2+, Ni2+ and Cu2+ from aqueous solutions // RSC Adv. - 2016. – Vol. 6. – P. 1-9. https://doi.org/10.1039/C6RA07785

- Wang J. J, Wei J., Li J. Straw-supported ion imprinted polymer sorbent prepared by surface imprinting technique combined with AGET ATRP for selective adsorption of La3+ ions // Chem. Eng. J., 2016. – Vol. 293. – P. 24-33. doi:10.1016/j.cej.2016.02.051

- Liu Y., Qiu J., Jiang Y. H., Liu Z. C., Meng M. J., Ni L., Qin C. C., Peng J. B. Selective Ce(III) ion-imprinted polymer grafted on Fe3O4 nanoparticles supported by SBA-15 mesopores microreactor via surface-initiated RAFT polymerization // Microporous Mesoporous Mater. - 2016. – Vol. 234. – P.  176-185. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2016.07.016

- Gong C., Li Z., Liu L., Wei Y., Yang X., Chow C., Tang Q. Photocontrolled extraction of uric acid from biological samples based on photoresponsive surface molecularly imprinted polymer microspheres // J. Sep. Sci. - 2017.  – Vol.  40. – P. 1396−1402. doi: 10.1002/jssc.201601243

- Yusoff M. M., Mostapa N. R. N., Sarkar M. S., Biswas T. K., Rahman M. L., Arshad S. E., Sarjadi M. S., Kulkarni A. D. Synthesis of Ion Imprinted Polymers for Selective Recognition and Separation of Rare Earth Metals. // J. Rare Earths. - 2017. – Vol. 35(2). – P.  177–187. https://doi.org/10.1016/S1002-0721(17)60897-4

- Dolak I., Kecili R., Hür D., Ersöz A., Say R. Ion-Imprinted Polymers for Selective Recognition of Neodymium (III) in Environmental Samples // Ind. Eng. Chem. Res. - 2015. – Vol. 54. – P.  5328−5335. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5b00212

- Jumadilov T.K., Imangazy A.M., Kondaurov R.G., Khimersen H. Synthesis of Molecular Imprinted Polymers for Metal Ions Sortion // International Scientific Conference, CHTAB Publishing House “UNIVERSAL” Tbilisi, 2020. – P. 133-139.

- Ma J., Wang Z., Shi Y., Li Q. Synthesis and characterization of lysine-modified SBA-15 and its selective adsorption of scandium from a solution of rare earth elements, RSC Adv. - 2014– Vol. 4. – P.8.  https://doi.org/10.1039/C4RA07571

- Shakerian F., Kim K.H., Kwon E., Szulejko J. E., Kumar P., Dadfarnia S., Haji Shabani A. M. Advanced polymeric materials: Synthesis and analytical application of ion imprinted polymers as selective sorbents for solid phase extraction of metal ions // TrAC Trends in Analytical Chemistry, - 2016. – Vol.  83. – P. 55–69. https://doi.org/10.1016/j.trac.2016.08.001

- Джумадилов Т.К., Абилов Ж.А., Кондауров Р.Г., Химерсен Х., Ахылбекова М.А. Дистанционное взаимодействие гидрогелей в интергелевой системе гидрогель полиакриловой кислоты – гидрогель поли-2-метил-5- винилпиридина // Химический журнал Казахстана. – 2015. – №2. – С. 79-84.

- Букин В.И., Зимина Г.В., Николаева И.И., Таук М.В. Разделение  редкоземельных  металлов жидкостной экстракцией // Цветные металлы. –2015. –Т.2. –С. 64-69.

- Xiaochen S., Kun Y., Yawen  Zh. Advances and prospects of rare earth metal-organic frameworks in catalytic applications // Journal of Rare Earths. –2020. – Vol. 38(8). –P. 801-818. https://doi.org/10.1016/j.jre.2020.01.012

- Кондpaтьев В.Б. Глобaльный pынок pедкоземельных метaллов // Гоpнaя  пpомышленность. –2017. – Vol. 4, №134. –С. 48-54.

- Reddy, D. V. K., Rao, T. S., Taherunnisa, S., Suchocki, A., Zhydachevskyy, Y., Piasecki, M., & Reddy, M. R. Tunable white light by varying excitations in yttrium alumino bismuth borosilicate glasses co-doped with Dy3+-Eu3+ for cool WLED applications // Journal of Non-Crystalline Solids. –2019. – Vol.  513. –P.167-182. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.03.011

- Пягай И.Н., Медянкина И.С., Скачкова О.В., Пасечник Л.А., Скачков В.М., Сабирзянов Н.А., Яценко. С.П. Экстракционное извлечение иттрия из кислых растворов // Химическая технология. –2016. –Т.17, № 9. –С. 403-407.

- Deqian L.I. Development course of separating rare earths with acid phosphorus extractants: A critical review // Journal of Rare Earths. –2019, – Vol.  37. –Issue 5. –P. 468-486. doi:10.1016/j.jre.2018.07.016

- Вальков А.В., Сергиевский В.В., Степанов С.И., Чекмарев А.М. Красноуфимский монацит как сырье для производства редкоземельных элементов и удобрений // Цветные металлы. –2012. –Вып.3. –С. 21-23.

- Innocenzi, V.,  De Michelis,  I., Ferella, F., & Vegliò, F. Secondary  yttrium from spent fluorescent lamps: Recovery by leaching and solvent extraction // International Journal of Mineral Processing. – 2017. – Vol. 168. – P. 87–94. https://doi.org/10.1016/j.minpro.2017.09.017

- Чиркст Д.Э., Литвинова Т.Е., Лобачёва О.Л., Луцкий Д.С., Тойкка М.А. извлечение церия (III) и иттрия (III) из нитратных сред методами ионной флотации и жидкостной экстракции // Вестник СПб ГУ. –2010. –Вып.3. –С. 135-138.

- Swain, N., & Mishra, S. A review on the recovery and separation of rare earths and transition metals from secondary resources // Journal of Cleaner Production. –2019. – Vol. 220. –P. 884-898. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.094

- Локшин  Э.П., Калинников  В.Т.,  Тареева О.А. Извлечение  редкоземельных  элементов  из промпродуктов  и  техногенных  отходов  переработки  хибинского  апатитового  концентрата  //  Цветные металлы. –2012. –Вып.3. –С. 75-80.

- Valentina I., Ida D.M., Bernd K., Francesco V. Yttrium recovery from primary and secondary sources: A review of main hydrometallurgical processes // Waste Management. – 2014. – Vol. 34.  – P.1237- 1250.  https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.02.010

- Е. Е. Ерғожин, М. Қ. Құрманәлиев. Полимерлердің физикасы мен химиясы.  Алматы : Дәуір, 2012.  392 б.

- Сулейменов И.Э., Джумадилов Т.К., Копишев Э.Е., Сулейменова К.И., Бектуров Е.А. Полимерные IT-материалы.  Алматы: Гылым , 2007. 180 с.

- Yoo M.K., Seok W.K., Sung Y.K. Characterisation of Stimuli-sensitive Polymers for Biomedical Applications // Macromol. Chem. Macromol. Symp.  2004.  Vol. 207  P. 173-186. https://doi.org/10.1002/masy.200450316

- Панова Т.В., Быкова Е.В., Рогачева В.Б., Joosten J., Brackman J., Зезин А.Б., Кабанов В.А. Взаимодействие полипропилениминовых дендримеров с полианионными гидрогелями // Высокомол. соед., серия А.  2004.  Т. 46,  № 5.  С. 783-798.

- Панова Т.В., Рогачева В.Б., Зезин С.Б., Joosten J., Brackman J., Зезин А.Б., Кабанов В.А. Влияние величины заряда полипропилениминового дендримера ASTRAMOLTM на взаимодействие с полианионными гелями // Высокомол. соед., серия А.  2006.  Т. 48.  № 2.  С. 227-237.

- Бектуров Е.А., Джумадилов Т.К., Жунусбекова Н.М., Мустафина Ж.К. Взаимодействие сополимеров на основе 2-метил-5-винилпиридина и акриловой кислоты с полиэлектролитными гелями // Докл. НАН РК.  2002.  № 2.  С. 47-51.

- Панова Т.В., Быкова Е.В., Рогачева В.Б., Зезин А.Б. Структурные превращения в интерполиэлектролитных комплексных гелях // Тезисы докл. Всерос. Каргинской конф. «Полимеры-2004».  Москва:  2004.  340 с.

- Rogacheva V.B., Zezin A.B., Kabanov V.A. Interaction wrakly cross-linked polyelectrolytes with oppositely charged linear polyions // 11 Conv. Ital. Sci. a technol. Macromol.  Torino, -1993.  P. 159-162.

- Чупятов А.М., Превыш В.А., Рогачева В.Б. Кинетика сорбции линейных полиэлектролитов противоположно заряженными сетками // Тезисы докл. II Всес. конф. «Интерполимерные комплексы».  Рига, 1989.  14 с.

- Фролова В.А., Мамытбеков Г.К., Бектуров Е.А. Взаимодействие геля поли-2-метил-5-винилпиридина с линейным полисульфонатом натрия // Изв. МОН РК, сер. хим.  1997.  № 5.  С. 68-73.

- Фролова В.А., Мамытбеков Г.К., Джумадилов Т.К., Бектуров Е.А. Комплексообразование геля гидрохлорида поли(2-метил-5-винилпиридина) с полиакрилатом натрия в водной среде // Изв. МОН РК, сер. хим.  2000.  № 5.  С. 22-29.

- Карибьянц Н.С., Филиппова О.Е., Стародубцев С.Г. Конформационные переходы в интерполимерных комплексах гель полиметакриловой кислоты-полиэтиленгликоль // Высокомолек. cоед.  1995.  Т. 37, № 8.  С. 1385-1391.

- Будтова Т.В., Сулейменов И.Э., Френкель С.Я. О набухании полиэлектролитных гидрогелей в растворах линейных полимеров // Высокомол. соед., серия А.  1993.  Т. 35, № 1.  С. 93-96.

- Уркимбаева П.И., Сарсенгалиев Р.Р., Мун Г.А., Нуркеева З.С., Нам И.К., Исмаилова Ш.А. Термочувствительные полимерные гидрогели на основе простых виниловых эфиров и их комплексообразование с высоко- и низкомолекулярными веществами // Тезисы докл. Межд. Всеросс. конф. «Современные проблемы химии высокомолекулярных соединений: высокоэффективные и экологически безопасные процессы синтеза природных и синтетических полимеров и материалов на их основе». - Улан-Удэ, 2002. 157-158 с.

- Bekturov Е.А., Kudaibergenov S.E. and Sigitov V.B. Complexation of amphoteric copolymer of 2-methyl-5-vinylpyridine-acrylic acid with copper (II) ions and catalase-like activity of polyampholyte-metal complexes // J. Polymer.  1986.  Vol.27.  P. 1269-1272.

- Бектуров Е.А. Полимерные электролиты, гидрогели, комплексы и катализаторы.  Алматы: Наука, 2007.  140-143 с.

- Челнакова П.Н., Колодяжный В.А. Селективное извлечение катионов цветных металлов из сточных вод слабоосновными анионитами // Журн. прикл. химии. – 2004. – Т. 77, вып. 1. – С. 78-82.

- Джафаров В.Д., Алыев Н.А., Гусейнов Э.Т., Эфендиев А.А. Синтез полимеризационноспособных олигомеров методом катионной полимеризации    - окисей // Высокомолекулярные соединения. – 2008. – Т. 50, №4. – С. 726-731.

- Красавин И.А., Орлова Г.В., Полосин В.М., Высокова Н.Н., Должникова Е.Н., Рябокобылко Ю.С., Евдокимова Н.Н., Беляков Е.А. Комплексообразующий сорбент, способ его получения и использования // Экологические системы и приборы. – 2007. – № 1. – С. 54-58.

- Исмаилов Ш.А., Джумадилов Т.К., Бектуров Е.А. Взаймодействие редкосшитой полиакриловой кислоты с азотсодержающим полимерами // Вестник КазНТУ. – 2004.  №3.  С. 186-189.

- Исмаилов Ш.А., Жұмаділов Т.Қ. Сирек тігілген полимерлер полиакрил қышқылы мен полиэтилениминнің комплекс түзу ерекшеліктері // Тезисы докл. IV Межд. научн.-практ. конф. молодых ученых «Казахстанские химические дни 2004».  Алматы, 2004. 156с.

- Исмаилов Ш.А., Жұмаділов Т.Қ., Бектұров Е.Ә., Хабан Е., Арын Қ.Б. Сирек тігілген полимерлер полиакрил қышқылы мен құрамында азот тобы бар үштік құрлымдағы полимерлердің интер полимерлік комплекстері // Труды Респ. научн.-практ. конф. молодых ученых, студентов и школьников, посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне «Жас ғалым-2005». Тараз, 2005.  С. 126-127.

- Исмаилов Ш.А., Бекешева К.Б., Джумадилов Т.К., Бектуров Е.А. Интерполимерные комплексы на основе трехмерных структур полиакриловой кислоты и полиакриламид //Труды II Межд. научн.-практ. конф. «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности»-Санкт-Петербург. 2006.  С. 101-102.

- Желтоножская Т.Б., Загданская Н.Е., Демченко О.В., Момот Л.Н., Пермякова Н.М., Сыромятников В.Г., Куницкая Л.Р. Привитые сополимеры с химически комплементарными компонентами  особый класс высокомолекулярных соединений // Успехи химии.  2004. - Т. 73, № 8. - С. 877-896.

- Лагутина М.А., Ракова Г.В., Ярыгина Н.В., Дубровский С.А., Казанский К.С. Новые сетчатые полимеры, состоящие из цепей полиэтиленоксида и полиметакриловой кислоты // Высокомолек. соед., серия А.  2002.  № 8. - С. 1295-1301.

- Gao J., Chen S.Z., Chen J. Stereoselective reduction of dibenzo-18-crown-6 ether to dicyclohexano-18-crown-6 ether catalyzed by ruthenium catalysts // Catalysis communications. – 2012. – Vol. 28. – P. 27-31. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2012.08.019-

- Luk'yanenko N.G., Basok S.S., Kulygina E.Y., Bogashchenko T.Y., Yakovenko I.S. Synthesis of monoazacrown ethers under phase-transfer catalysis // Russian journal of organic chemistry. – 2012. – Vol. 10, № 48. – P. 1345-1352. https://doi.org/10.1134/S1070428012100156

- Дубровский С.А., Ракова Г.В., Лагутина М.А., Казанский К.С. Гидрогели, состоящие из полиэтиленоксидных и заряженных полиметакрилатных цепей // Тезисы докл. II-й Всеросс. Каргинского симп. «Химия и физика полимеров в начале XXI века». - Черноголовка, 2000. 2-3 с.

- Досева В.Н., Шенков С.Д., Бръчков Хр.И., Барановский В.Ю., Димитров М.В., Ламбов Н.Г. Гидрогели на основе полиакриловой кислоты и изофорондиизоцианата // Высокомолек. соед., серия Б.  2002. - Т. 44, № 8. - С. 1444-1449.

- Mikosh W., Geissler E. Phase transitions of poly(acrylic acid) gels grafted with poly(N-isopropylacrylamide) side chains // Ber. Bunsen-Ges. Phys. Chem.  1998. - Vol. 102, № 11. - P. 1589-1593. doi:10.1088/1674-0068/25/04/463-468

- Erbil C., Aras S., Uyanik N. Investigation of the effect of type and concentration of ionizable comonomer on the collapse behavior of N-isopropylacrylamide copolymer gels in water // J. Polym.  1999. - Vol. 37, № 12. - P. 1847-1855. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-051

- Ebara M., Aoyagi T., Sakai K., Okano T. Introducing reactive carboxyl side chains retains phase transition temperature sensitivity in N-isopropylacrylamide copolymer gels // Macromolecules.  2000. - Vol. 33, № 22. - P. 8312-8316. https://doi.org/10.1021/ma000121j

- Lee W., Shieh Ch. pH-thermoreversible hydrogels II. Synthesis and swelling behaviors of N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid-co-sodium acrylate hydrogels // J. Appl. Polym. Sci.  1999. - Vol. 73, № 10. - P. 1955-1967. https://doi.org/10.1002/1097-4628

- Самченко Ю.М., Ульберг З.Р., Комарский С.А. рН-чувствительные гидрогели и взаимопроникающие сетки на основе акриловых мономеров // Коллоидн. журн.  1998. - Т. 60, № 6. - С. 821-825.

- Bromberg L. Scaling of rhelogical properties of hydrogels from associating polymers // Macromolecules.  1998. - Vol. 31, № 18. - P. 6148-6156. https://doi.org/10.1021/ma980523f

- Kim J.H., Lee S.B., Kim S.J., Lee Y.M. Rapid temperature/pH response of porous alginate-g-poly (N-isopropylacrylamide) hydrogels // Polymer.  2002. - Vol. 43. - P. 7549-7558. https://doi.org/10.1016/S0032-3861(02)00675-4

- Ju H.K., Kim S.Y., Lee Y.M. pH/temperature-responsive behaviors of semi-IPN and comb-type graft hydrogels composed of alginate and poly(N-isopropylacrylamide) // Polymer.  2001. - Vol. 42. - P. 6851-6857. https://doi.org/10.1016/S0032-3861(01)00143-4

- Suzuki H., Wang B., Yoshida R., Kokufuta E. Potentiometric Titration Behaviors of Polymer and Gel Consisting of N-Isopropylacrylamide and Acrylic Acid // Langmuir.    1999. - Vol. 15. - P. 4283-4288.   https://doi.org/10.1021/la981187z

- Kudaibergenov S.E. Recent Advances in the Study of Synthetic Polyamphoytes in Solutions // Adv. Polym. Sci.  1999. - Vol. 144. - P. 179-186. https://doi.org/10.1007/3-540-68384-4_3

- Oliveira E.D., Gehrke S.H. Influence of Network Conformation on Properties of Poly (aminoacid) hydrogels // Polymer Prepr.-2000.-Vol.41, №1.-P.745-746. https://doi.org/10.1002/jbm.a.31494

- Uchida T., Toida Y., Miyanaga Y., Machida K., Wada K., Ohki T., Matsuyama K. Preparation and Characterization of Acrylic Hydrogels Neutralized by Basic Amino Acids // Chem. Pharm. Bull.  2000. - Vol. 48, № 11. - P. 1828-1830. https://doi.org/10.1248/cpb.48.1828

- Kudaibergenov S.E. Polyampholytes: Synthesis, Characterisation and Application.  New York: Kluwer Academic/Plenum Press, 2002. - 220 p.

- Tenhu H., Serimaa R., Koetz J., Sigitov V.B.,  Kudaibergenov S.E. Structural studies on Polyampholytes // Trans. Kazakh-American Univ.  2000. - Vol. 1. - P. 48-54. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02413

- Kudaibergenov S.E., Didukh A.G., Zhumadilova G.T., Koizhaiganova R.B., Bimendina L.A. Syntesis and stimuli-responsive properties of novel linear and crosslinked polyampholytes based on acrylic acid and Sciff base // Macromol. Chem., Macromol. Symp.  2004. - Vol. 207. - P. 153-171.  https://doi.org/10.1002/pat.5145

- Ibraeva Zh.E., Hahn M., Jaeger W., Laschewsky A., Bimendina L.A., Kudaibergenov S.E. Swelling behavior and complex formation ability of ternary amphoteric gels based on allylamine derivatives and maleic acid // Macromol. Mater. Eng.  2005. - Vol. 290. - P. 769-777. https://doi.org/10.1002/mame.200500080

- Nguan H., Ahmadi S., Hashim R. DFT study of glucose based glycolipid crown ethers and their complexes with alkali metal cations Na+ and K+ // Journal of molecular modeling. – 2012. – Vol. 12, № 18. – P. 5041-5050.

- Гендриксон О.Д., Апяри В.В. Полимеры с молекулярными отпечатками: синтез, свойства, применение в анализе реальных объектов. –М.: Наука, 2015. -332-374 с.

- Дмитриенко С.Г., Апяри В.В. Полимеры с молекулярными отпечатками: синтез, свойства, применение в анализе реальных объектов. - М.: Наука, 2015. - 332 – 374 с.

- Бектуров Е.А., Хамзамулина Р.Э., Бакауова З.Х.  др. Молекулярные комплексы полимеров. - Алма-Ата: Наука, 1988. - 176 с.

- Бектуров Е.А., Бимендина Л.А., Мамытбеков Г.К. Комплексы водорастворимых полимеров. - Алматы, 2002. - 215 с.

- Ibraeva Zh.E., Hahn M., Jaeger W., Laschewsky A., Bimendina L.A., Kudaibergenov S.E. Swelling behavior and complex formation ability of ternary amphoteric gels based on allylamine derivatives and maleic acid // Macromol. Mater. Eng.   2005. - Vol. 290. - P. 769- 777.   https://doi.org/10.1002/mame.200500080

- Bekturov E.A., Frolova V.A., Mamytbekov G.K. Formation-destructions of an interpolymer complex between a poly(acrylic acid) gel and linear poly(ethylene glycol) in methanol // Macromol. Chem. Phys. 2000. - Vol. 201. - P. 1031-1036. https://doi.org/10.1002/1521-3935

- Фролова В.А., Мамытбеков Г.К., Бектуров Е.А. Интерполимерный комплекс геля полиакриловой кислоты с полиэтиленгликолем в метаноле. Условия образования и разрушения // Изв. МОН РК, сер. хим. - 2000.  № 6. - С. 15-22.

- Искаков Р.М., Долгова Н.А., Батырбеков Е.О., Жубанов Б.А., Бектуров Е.А. Калориметрическое исследование интерполимерных комплексов // Известия корейского НТО «КАХАК».  - 2005.  № 2 (13). - С. 9-12.

- Мун Г.А., Хуторянский В.В., Нам И.К., Нуркеева З.С., Кудайбергенов С.Е. Комплексообразование линейных и сшитых сополимеров винилизобутилового эфира и акриловой кислоты с поливиниловым эфиром этиленгликоля // Высокомолекулярные соединения, серия Б. - 1998. - Т. 40, № 8. - С. 1403-1406.

- Нуркеева З.С., Мун Г.А., Хуторянский В.В. Интерполимерные комплексы полимеров виниловых эфиров гликолей и композиционные материалы на их основе. // Высокомолекулярные соединения, серия Б.  2001. - Т. 43, № 5. - С. 925-935.

- Гнусин Н. П., Гребенюк В.Д. Электрохимия гранулированных ионитов, Киев: Наукова думка. 1972, – 178 с.

- Блинникова А.А. Спектрофотометрия и фотоэлектроколориметрия в анализе лекарственных средств: Учебное пособие. Томск, 2005. - 96 с.

- Гнусин Н.П., Гребенюк В.Д., Певницкая М.В. Электрохимия ионитов. –М.: Изд-во Наука, 1972. -С. 200.

- Yessimkanova U., Mataev M., Alekhina M., Kopbaeva M., Berezovskiy A. and Dreisinger D. D. The Study of the Kinetic Characteristics of Sorption of Scandium of Ion Exchanger Purolite MTS9580 from Return Circulating Solutions of Underground Leaching of Uranium Ores  // Eurasian Chem.-Technol. J. - 2020.- Vol. 22, № 2.- P. 135‒140.  https://doi.org/10.18321/ectj961

- Румшиский Л. З. Математическая обработка результатов эксперимента. Справочное руководство / под ред. Л. З. Румшиский. – М: Изд. «Наука», 1971. – 192 с.

- Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы математикостатистической обработки наблюдений – Москва: Физматиздат, 1962. – 352 с.

- Мамаева (Стрельникова) О.Ю., Кулинцов П.И., Бобрешова О.В. Эквивалентные электропроводности катионов лизина и анионов фенилаланина в ионитах КУ-2-8 и АВ-17 // Электрохимия. - 2000. -Т. 36, № 12. - С. 1504-1506.

- Стрельникова О.Ю. Электропроводность водных растворов аминокислот и ионообменных смол в аминокислотных формах: автореф. канд. хим. наук: 02.00.05.-  Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002. - 23 с.

- Totkhuskyzy B., Yskak L.K., Saparbekova I.S., Myrzakhmetova N.O., Jumadilov T.K., Gražulevicius J.V. Features of the extraction of yttrium and lanthanum with an intergel system based on hydrogels of polyacrylic acid and poly-4-vinylpyridine // Bulletin of the Karaganda university, Chemistry series.  2020. - Vol. 1,  № 97. - P. 60-67. https://doi.org/10.31489/2020Ch1/60-67

- Джумадилов Т.К., Тотхусқызы Б., Ысқақ Л.К., Аскар Т., Гражулявичюс Ю.В. Особенности дистанционного взаимодействия гидрогелей полиакриловой кислоты и полиэтиленимина. // Химический журнал Казахстана  2020. –Т. 1, № 73. – С. 160–168. https://doi.org/10.51580/2021-1/2710-1185.17

- Джумадилов Т.К., Тотхускызы Б., Гражулявичю Ю.В. Влияние взаимной активации гидрогелей полиметакриловой кислоты и поли-4-винилпиридина на их сорбционную способность по отношению к ионам иттрия // Труды X международного Беремжановского съезда по химии и химической технологии. – Алматы, 2019. – С. 109-110.

- Джумадилов Т.К., Тотхусқызы Б., Ысқақ Л.К., Гражулявичюс Ю.В. Извлечение ионов иттрия интерполимерными системами на основе промышленных ионитов. // Химический журнал Казахстана  2020. –Т. 1, № 73. – С. 134-142. https://doi.org/10.51580/2021-1/2710-1185.14

- Jumadilov T., Totkhuskyzy B., Malimbayeva Z., Kondaurov R., Imangazy A., Khimersen Kh., Grazulevicius J. Impact of Neodymium and Scandium Ionic Radii on Sorption Dynamics of Amberlite IR120 and AB-17-8 Remote Interaction //     Materials (Q2). – 2021. Vol.   14, № 18. - P. 1- 26.  https://doi.org/10.3390/ma14185402

- Джумадилов Т.К., Ысқақ Л.К., Тотхусқызы Б., Мырзахметова Н.О., Суберляк О.В. Синтез молекулярно-импринтированных полимеров комплементарных к ионам лантана и скандия. // Химический журнал Казахстана  2020. –Т. 1, № 73. – С. 52-63. https://doi.org/10.51580/2021-1/2710-1185.05

- Jumadilov Т.К., Totkhuskyzy B., Utesheva А.А., Grazulevicius J.V., Myrzakhmetova N.O. Features of sorption of ions of cerium and yttrium interpolymer system based on industrial ion exchangers //  X international scientific-technical conference «Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry».- Lviv, - 2020. - P. 120-125.

- Jumadilov T. K., Totkhuskyzy B., Askar T., Grazulevicius J.V. Features of remote interaction of activated hydrogels of polyacrylic acid and polyethylenimine in solutions of scandium and lanthanum sulphate // Scientific journal Reports of NAS RK – 2021. –Т. 1, № 4. - P.116-121. https://doi.org/10.32014/2021.2518-1

- Кондауров Р.Г. Высокоселективные к иону лантана интергелевые системы: дис. на соискание степени доктора философии (PhD): / Казахский национальный университет имени аль-Фараби. – Алматы, 2016. –100-104 с.

ҚОСЫМША А

Сурет А.1-Техникалық ерітіндіден скандий және иттрий иондарын жеке-жеке бөліп алудың технологиясы

ҚОСЫМША Б

Y3+ ионымен байытылған қалдық ерітінді                                                             Sc3+  ионымен байытылған сорбент

Y3+  ионымен байытылған сорбент                                                                        Sc3+  ионымен байытылған десорбат

Y3+  ионынмен байытылған десорбат                                                                     Sc3+ ионымен байытылған десорбция кейінгі ерітінді

Sc3+ ионымен байытылған қалдық ерітінді                                                           Y3+   ионымен байытылған десорбция кейінгі ерітінді

- бағана бойында бірінші айналым кезінде   Sc- 45%, Y-55%; екінші айналым кезінде   Sc -35%, Y-65%; үшінші айналым кезінде   Sc -15%, Y-85%; төртінші айналым кезінде   Sc -10%, Y-90%;

- бағана бойында бірінші айналым кезінде   Y - 45%, Sc -55%; екінші айналым кезінде   Y-35%, Sc- 65%; үшінші айналым кезінде  Y -15%, Sc -85%; төртінші айналым кезінде   Y -10%, Sc -90%.

Сурет Б.1-Техникалық ерітіндіден скандий және иттрий иондарын жеке-жеке бөліп алудың  технологиялық сызбанұсқасы