«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» Ке АҚ

ӘОЖ: 546.714.02.05                                                                   Қолжазба құқығында

ТУРСИНОВА ЖАНАР ИЛИЯСОВНА

Күрделі оксидті манганиттердің бағытталған синтезі, құрылысы және электрофизикалық қасиеттері

6D060600-Химия

Философия докторы (PhD)  дәрежесін алу үшін дайындаған диссертация

Ғылыми кеңесшілері: химия ғылымдарының докторы, профессор

Матаев Мұхаметқали Мұсағалиұлы

Кембридж университеті, Кавендиш

зертханасының директоры,

PhD доктор, профессор

Сидхарт Шанхер (Монту) Саксена

Қазақстан Республикасы

Алматы, 2022

| МАЗМҰНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР | 4 |
|  | ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ БЕЛГІЛЕР | 5 |
| 1 | КІРІСПЕ | 7 |
| 2 | МАНГАНИТТЕРГЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ШОЛУ | 13 |
| 2.1 | Күрделі манганиттер және оларға жалпы сипаттама | 13 |
| 2.2 | BiMnO3 мульферроигының құрылысына жоғары қысым мен температураның әсері | 14 |
| 2.3 | Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 манганитінің электрлік, магниттік және жылулық қасиеттері | 18 |
| 2.4 | La0,7Ca0,3-xSrxMnO3 манганиттерін төрт әдіспен синтездеу нәтижелері және олардың магнит қасиеттеріне және салқындаудың салыстырмалы қуаттылығына әсер етуі | 27 |
| 3 | ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ | 39 |
| 3.1 | Бастапқы заттар және зерттеу әдістері | 39 |
| 3.2 | Күрделі висмутты диспрозий манганиттерін синтездеу әдістері | 39 |
| 3.3 | Рентген фазалық талдау әдісі | 39 |
| 3.4 | Күрделі висмутты диспрозий манганиттерінің тығыздықтарын анықтау | 40 |
| 3.5 | «Дискті центрифуга Disc Centrifuge™ фирмасының CPS» құрылғысымен қосылыстардың өлшемдерінің таралуын өлшеу | 40 |
| 3.6 | Күрделі висмутты диспрозий манганиттерін электронды микроскопия әдісі арқылы зерттеу | 40 |
| 3.7 | Күрделі висмутты диспрозий манганиттерінің беттік морфологиясын зерттеу | 41 |
| 3.8 | Термиялық анализ | 41 |
| 3.9 | Манганиттердің жылу сыйымдылығын анықтау әдістемесі | 41 |
| 3.10 | Күрделі оксидті висмутты манганиттің термодинамикалық қасиеттерін есептеу | 43 |
| 3.11 | Печини әдісімен алынған висмутты манганитттердің диэлектрлік өткізгіштігінің температураға тәуелділігін зерттеу | 43 |
| 3.12 | Қатты фазалы әдіспен алынған композиттің электрондық магниттік резонанс спектрлерін өлшеу | 43 |
| 3.13 | Көп компонентті висмутты манганиттің магниттелуінің температураға тәуелділігін зерттеу | 44 |
| 4 | ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ | 45 |
| 4.1 | Висмутты диспрозий манганиттерінің синтезі, құрылысы және физика-химиялық, магниттік қасиеттері | 45 |
| 4.2 | Висмутты диспрозий манганиттердің қатты денелі синтезі | 45 |
| 4.3 | Висмутты диспрозий манганиттерін золь-гель әдісімен синтездеу | 46 |
| 4.4 | Висмутты диспрозий манганиттерін цитратты - нитратты әдіс арқылы синтездеу | 46 |
| 4.5 | Висмутты диспрозий манганиттерін Печини әдісімен синтездеу | 46 |
| 4.6 | Висмутты диспрозий манганиттерінің рентгенографиялық зерттеулері | 50 |
| 4.7 | Күрделі висмутты диспрозий манганиттерінің тығыздықтарын есептеу | 57 |
| 4.8 | Манганит ұнтақтарының өлшемдерінің таралуын өлшеу | 59 |
| 4.9 | Күрделі висмутты диспрозий манганиттерін электронды микроскоп арқылы зерттеу мәліметтері | 60 |
| 4.10 | Күрделі висмутты диспрозий манганиттерінің беттік морфологиясын зерттеу нәтижелері | 74 |
| 4.11 | Термиялық талдау нәтижелері | 81 |
| 4.12 | Манганиттердің жылу сыйымдылығын анықтау | 83 |
| 4.13 | Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің термодинамикалық қасиеттерін есептеу | 89 |
| 4.14 | Күрделі оксидті висмутты манганитттердің диэлектрлік өткізгіштігінің температура мен жиілікке тәуелділігі | 96 |
| 4.15 | Магнитостатикалық өлшеулер және магниттік резонанс | 102 |
| 4.16 | Висмутты манганитттердің магниттелуінің температураға тәуелділігін зерттеу | 108 |
|  | ҚОРЫТЫНДЫ | 117 |
|  | ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ | 118 |
|  | ҚОСЫМША | 128 |

НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Диссертациялық жұмыста келесі стандарттарға сілтемелер қолданылды:

ГОСТ 2211-65 стандарты бойынша пикнометрлік әдіспен манганиттердің тығыздықтары есептелді.

Құрылғылар және қондырғылар:

OHAUS Pioneer (PA) –аналитикалық таразысы (65 – 210г аралығында 0,1мг дискреттілігі);

ГОСТ Р. МЭК 61010-2-010-99 ГОСТ Р. 51350-99 – «SNOL» муфель пеші;

Miniflex 600 RIGAKU – РФА құрылғысы;

STA 449 F3 Jupiter – термиялық анализ құрылғысы;

CPS autogradient центрифугасы – коллоидты ерітінділердің өлшемін анықтайтын жылдам анализатор (Құрылғы 10 нм және 50 мкм аралығындағы бөлшектерді анықтай алады).

Ыдыстар және реактивтер:

ГОСТ 22524-77 – шыны пикнометрлер (сыйымдылығы 1 см3);

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) – тамшылар (сыйымдылығы 1 және 2 см3);

ГОСТ 25336 – сүзгілер;

ГОСТ 9117–73 – алунд тигельдері;

ТУ 25-07-11-0075 – агат келісі;

ГОСТ 12026-76 – зертханалық фильтр қағазы;

ГОСТ 6709 – дистилденген су;

ГОСТ 5789-78 – толуол;

ГОСТ 17299-78 – техникалық этилспирті;

Mn2O3; Dy2O3; Bi2O3, HNO3,   лимон қышқылы, глицерин, мочевина

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

| ҮМК | – | үлкен магнитті кедергі; |
| --- | --- | --- |
| ФМ/FM | – | ферромагнитті; |
| АФМ/ AFI | – | антиферромагнитті; |
| CMR | – | үлкен магниторезистенттілігі бар манганиттер |
| PSMO | – | Pr1−xSrxMnO3 сериясы |
| TCO | – | зарядтау температурасы |
| ҚАМ | – | қос алмасу механизмі |
| FC |  | салқындату өрісі |
| ZFC | – | нөлдік өрістегі салқындату |
| ТС | – | Кюри температурасы |
| MCE | – | магниттік калориялық әсер; |
| РФА | – | рентген фазалық талдау |
| λ | – | сәуленің толқын ұзындығы |
| n | – | сыну көрсеткіші |
| θ | – | рентген сәулелерінің шағылысу және түсу бұрышы |
| d | – | жазықтық арақашықтығы |
| СЭМ | – | сканерлеуші электронды микроскоп |
| ТГА/ДСК | – | Термогравиметриялық талдау, диффференциалды сканерлеу |
| m | – | үлгі массасы |
| dQ | – | материал температурасын көрсететін жылу мөлшері |
| t | – | уақыт |
| СuKα | – | рентген сәулесі |
| hkl | – | Миллер индекстері |
| Int | – | интенсивтілік |
| ρ | – | заттың тығыздығы |
| Z | – | формуладағы бірлік саны |
| Vтор | – | элементар ұяшықтың көлемі |
| Mс | – | қосылыстың молекулярлы салмағы |
| nm | – | нанометр |
| μm | – | микрон; |
| ҚОЖЭ | – | қатты оксидті жылу элементтері |
| СЖЭ | – | сирек жер элементтері |
| ΔH0298 | – | стандартты түзілу энтальпиясы |
| S0298 | – | стандартты түзілу энтропиясы |
| С0Р,298 | – | стандартты жылусыйымдылық |
| Ср (Т) | – | стандартты жылусыйымдылықтың температураға тәуелділігі |
| ΔG0298 | – | стандартты Гиббс энергиясы |
| M (T) | – | магниттелудің температураға тәуелділігі |
| ε | – | диэлектрлік өткізгіштік relative permittivity |
|  | – | диэлектрлік шығындардың үлесі |
| TFE | – | Фэрроэлектр температурасы |
| DE | – | қос алмасу |
| LPCMO | – | La0.67Ca0.33MnO3 |
| ∆SM (T) | – | термомагниттік энтропия |
| δTFWHM | – | температура диапазоны |
| СВЧ | – | Ультра жоғары жиілікті сәуле |

1 КІРІСПЕ

Зерттеу тақырыбының өзектілігі

Соңғы жылдары микроэлектрониканың қарқынды дамуына байланысты бөлме температурасында жұмыс жасайтын үлкен изотропты теріс магнитті қарама-қарсы жүйе құру міндеттері бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Атап айтқанда, олар магнитті жазбаның бөлшектерін жасау үшін, ақпаратты сенімді сақтау үшін және т.б. қажет. Соңғы жылдары осы саладағы негізгі жұмыстар көп қабатты магнитті пленкалар мен түйіршіктелген поликристаллды жүйелерді құру бағытында жүргізілді.

Осыған байланысты, оларда байқалатын магнитосфералық әсерге және олардың перспективаларына байланысты R1-хАхМnО3 (R - La, Pr, Nd иондары және басқа да сирек жер элементтері, А -  екі валентті Ca, Sr, Ba, Pb) перовскит типті сирек жер металдарының манганиттері практикалық қолданыста өте құнды болып табылады [1]. Манганиттер – бұл электрофизикалық, магниттік және құрылымдық қасиеттерінің өзіндік өзара байланысы бар қатты ерітінділер, оларды дайындау технологиясы мен химиялық құрамын, оның ішінде легирлеудің нәтижесінде өзгерте отырып реттеуге болады.

Перовскиттің тамаша құрылымы - барий титанатының кристалды текше торы. Дегенмен, барий титанатының кубты ұяшық торы тек Кюри температурасынан (120°C) жоғары температурада ғана сақталады. Кюри температурасынан төмен барий титанатының кубты ұяшығы бұрмаланады және тетрагональды болып, оның бір қабырғасы ұзарады және тетрагональды және полярлық оське айналады, басқа екі қабырға азаяды және тетрагоналды осьтерге айналады.

Полярлық осьтердің құрылымы мен бағытының өзгеруі (бірінші кезекте -5оС) диэлектрлік қасиеттердің температураға қатты тәуелділігіне себепші болады. Қатты ерітінділер пайда болған кезде, үш фазалық ауысулардың температурасы өзгереді және жұмыс температурасының аймағында барлық электрлік құрылғылардың тұрақтылығы көбеюі мүмкін. Жоғарыда аталғандардың барлығы да перовскит лантан манганитіне қатысты.

Магниттік жартылай өткізгіштердің қасиеттері, үлкен магнитті кедергіге (ҮМК) ие материалдар ретінде бұрыннан белгілі. Бірнеше жыл бұрын ҮМК мамандары магниттік жартылай өткізгіштерді еске түсірудің барлық әрекеттерін қабылдамады.

Магнитті жартылай өткізгіштердің ренессансы 1994 жылы С. Джиннің мақаласы жарияланғаннан кейін басталды. Бұл жұмыста манганит лантан кристалдарында алынған нәтижелері тек қана пленкаларда расталған. Бірақ бұл жұмыс уақытында пайда болды, ол көп қабатты пленкаларда қолдану мәселелері бар екенін растайды және сондықтан ҮМК-мен басқа физикалық жүйелерді іздеу қажет.

Шындығында, лантан манганиттердің кері санағы бірнеше ондаған жыл бұрын ғана басталды, олар жаппай зерттеу жұмыстарын бастады. Көп қабатты пленкаларды зерттеуге көп уақыт жұмсалды. Манганит пленкалардың қасиеттері оларды өндіру технологиясына айтарлықтай тәуелді екендігі белгілі болды. Қазіргі кезеңде манганиттердің негізгі мәселесі - әлсіз өрістер саласында жоғары сезімталдықпен оңтайлы технологияларды іздестіру.

Физика тұрғысынан бұл үшін манганит пленкасын екі фазалы ферро-антиферромагнитті күйде пайдалану - орынды табылады. Мұндай тамшылар арасындағы туннельдік өтпелердің шынайылығы антиферромагниттік әлеуетті кедергі арқылы әлсіз магниттік өрістерде де өріспен күрт өсуі тиіс [2].

Соңғы уақытта магнитті-жартылай өткізгіштердің келешегі, ақырында, ғалымдарға түсінікт болды және магнитті-жартылай өткізгіш лантан манганиттерін және оларға ұқсас материалдарды жаппай зерттеу басталды, бұл әсіресе тәжірибелік қосымшалар үшін мәні зор.

Манганиттерді практикалық қолдану қажеттігіне байланысты, осы қосылыстарды алу технологиясын әзірлеу қажеттілігі туындады.

Материалдың қандай да бір қасиеттері мен ерекшеліктерін зерттеу кезінде шихтаны дайындаудың түрлі әдістері пайдаланылатынын, яғни үлгілерді дайындаудың бірыңғай жүйесі жоқ екенін атап өткен жөн. Бір сөзбен айтқанда, материалды алу технологиясы осы салада жүргізілетін ғылыми зерттеулерден айтарлықтай артта қалды.

Мультиферроиктерді құраушы компоненттер тұрғысынан екі топқа бөлуге болады: бірфазалы және композитті материалдар. Бір фазалы мультиферроиктер –  бұл химиялық біртекті қосылыстар, олар кем дегенде үш түрдің яғни "ферро" деп аталатын екеуіне ие: ферромагнетизм, ферроэлектрлік, ферро серпімділік [3-5]. Оларға әдетте антиферромагнетиктер мен антиферроэлектриктер қосылады. Магнитоэлектрлік өзара әрекеттесу үлгінің поляризациясына (магниттілігіне) магнит (электр) өрісінің әсері ретінде сипатталады. Бұл бір фазалы мультиферроиктерде, сондай-ақ жанама түрде, мысалы, композиттік материалдардағы кернеу арқылы екі рет параметрі арасында тікелей жүзеге асырылуы мүмкін. Тек антиферромагниттік және ферроэлектрлік реттеу бар магнитоэлектрлік мультиферроиктерді қарастырумен шектелеміз. Композициялық магнитоэлектрлік мультиферроиктер физикалық түрде бөлінген магниттік және электрлік реттелген фазалардан тұрады және қатты күйдегі матрицада магнит пен пьезоэлектриктердің немесе магнитті және пьезоэлектрлік бөлшектердің қоспаларын эластикалық байланыстырады [6]. Магнитэлектрлік әсердің шамасы (магнитэлектрлік коэффициент - α) мультиферроиктерде (1∙10-1-1∙100) В∙см-1∙Э-1 құрайды [7] және бір фазалы жүйелер үшін α < 1∙10-2В∙см-1∙Э-1 [8] шамасынан асып түседі. Дегенмен, кең интервалдағы жоғары ферромагнитті және сегнетоэлектрлік қасиеттерді біріктіретін оңтайлы магнитоэлектрлік материалды іздеу, мультиферроиктер негізіндегі құрылғылардың жұмысын түсіну өзекті міндеттер болып қала береді. Әлемнің көптеген зертханаларында мультиферроиктердің қасиеттерін зерттеумен және магниттік және ферроэлектрлік кіші жүйелер арасындағы күшті өзара әрекеттесуге жауапты механизмдерді анықтаумен айналысатын ғылыми ұжымдар бар. Мысалы, мультиферроиктер Мәскеу мемлекеттік университетінде бірнеше онжылдықтар бойы зерттелуде [9-11]. Қызықты нәтижелер АҚШ-тың Кензелман тобы бойынша [12], Оңтүстік Кореядан Пак [13], Подлесняк [14] және басқа топтардың серпімді және серпімсіз шашырауынан алынған.

Бүгінгі күні түсіндіруге арналған бірнеше механизмдер ұсынылды. Бір фазалық көпфункционалды поляризация әсерінен пайда болған магнит өрісі. Солардың бірі - спиральдық механизм, оған сәйкес электрлік поляризация шамасы толқынның өніміне пропорционалды магниттік құрылымның векторы және айналу жазықтығына перпендикуляр вектор магнитизациялау [15]. Осы механизмге сүйене отырып, BiFeО3-те поляризация секірістерін және RMnO3 орторомбты манганиттеріндегі электрлік поляризацияның 90° бұрышында айналауын сандық бағалауға болады [16]. Екінші жағынан, бұл механизм CaMn2O7  [17] мультиферроигында поляризацияның пайда болуын түсіндіру үшін қолайлы емес. Магнит және ферроэлектрлік кіші жүйелер арасындағы өзара байланыс үшін жауапты болатын басқа механизм – Дзялошинский – Морийдің антисимметриялық алмасуы. Механизм модульдік құрылымы бар мультиферроиктерді зерттеуге байланысты зерттеушілердің назарын аударды. Осы механизмнің негізінде спиннің ферроэлектрлік моментпен күшті байланысын түсіндіре алды.

Осы уақытқа дейінгі висмутты жүйелер бойынша орындалған жұмыстардың көптігіне қарамастан бастапқы қосылыстарды легирлеу, олардың функционалды сипаттамаларына симметрия құрылысының әсері сияқты сұрақтар бар. Висмутты қосылыстары бар электрохимиялық құрылғыларды жасау – оларды басқа материалдармен үйлестіруді талап етеді. Бірақ, бұл мәселе іс жүзінде қарапайым висмут үшін де шешілмеген.

Сондықтан, бұл диссертациялық жұмыста манганит негізіндегі висмутты қосылыстарға кешенді зерттеу жүргізілген.

Диссертациялық жұмыстың мақсаты мен міндеттері

Жұмыстың мақсаты висмутпен легирленген  диспрозийдің күрделі манганиттерін синтездеу әдістерін жасау және олардың құрылымы мен функционалдық қасиеттерін зерттеу, сондай-ақ алынған материалдарды синтездеу тәсіліне байланысты құрылым, магниттік және диэлектрлік қасиеттері арасында өзара байланыс орнату.

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер орындалды:

- висмутпен легрирленген  диспрозийдің күрделі манганиттерін синтездеудің тиімді әдісін анықтау;

- синтез технологиясының күрделі манганиттердің түзілу процесіне, құрылымына, беттік морфологиясына әсерін анықтау;

- қабатты құрылымдардағы фазалық ауысуларды анықтау және беттік морфологиясын зерттеу, бөлшектердің өлшемін өлшеу;

- манганиттердің меншікті жылусыйымдылығын анықтау және термодинамикалық функцияларын есептеу;

- висмутты манганиттің магниттелуінің температураға тәуелділігін сипаттау;

- тиімді әдіспен синтезделген манганиттің диэлектрлік өткізгіштігінің температура мен жиілікке тәуелділігін зерттеу.

Зерттеу нысаны ретінде бұрын зерттелмеген диспрозийдің күрделі перовскит тәрізді BixR1-xMnO3 (0.1 – 0.8) манганиттері таңдап алынды.

Жұмыстың теориялық және практикалық маңызы

Диссертациялық жұмыс висмутпен легирленген диспрозий манганиттері негізіндегі қатты ерітінділерді алу үрдісін, олардың құрылысындағы ерекшелігін, тасылмалдаушы сипаттамаларын түсінуге өз үлесін қосады. Күрделі оксидтердің фаза түзу механизмі, құрылысының тұрақтылығы, материалдардың сәйкестігі мен ұяшықтардың электрохимиялық сипаттамалары бойынша алынған нәтижелер синтездеу, өңдеу және сапаны бақылау әдістерін жетілдіру, көлемді үлгілер мен манганит перовскиттерінің пленкаларын қолдануда мәлімет ретінде қолданыла алады және оксидті қосылыстардың физикалық химиясының химиялық құрам, құрылыс және заттың қасиеті арақатынасы аймағындағы  теориялық ұғымын кеңейтеді. Термиялық анализ нәтижелері, манганит ұнтақтарының  көлем шамалары, құрылыс параметрлерінің мәндері және басқа да өлшенген және есептелген шамалар мақалалар мен осы тақырыпқа сәйкес электрохимиялық құрылғылар үшін материал дайындауда шолу ретінде қолданыла алады.  Жалпы манганиттер келесі жаңа салаларда перспективалы ретінде қарастырылуы мүмкін:

- магнит өрісінің датчиктерін жасау үшін;

- спинді (магнит өрісімен басқарылатын) транзисторды және ток тасымалдағыштардың күшті поляризация әсеріне негізделген басқа да құрылғыларды әзірлеу үшін;

- күшті магнитооптикалық әсерді қолдану арқылы магнитооптикалық түрлендіргіштерді жасау үшін.

Жұмыс нәтижелері магнит энергияға тәуелді жадыны құрастыру кезінде манганиттердің перовскиттерінің магнит қасиеттері мен электр өткізгіштігі бойынша оңтайлы таңдау жасауда пайдаланылуы мүмкін. Бұдан басқа, зерттеу нәтижелері заряд тасығыштардың спинге тәуелді заряд тасымалдауышы бар қандай да бір құрылғыларда, оның ішінде магниттік туннель құрылымдарында немесе орасан магниттік кедергіні пайдаланатын гетероқұрылымдарда перовскиттердің манганиттерін қолдануды жеңілдетеді.

Ғылыми – зерттеу жұмысы жүргізілген нысандар

Висмутпен легирленген  диспрозийдің күрделі манганиттерінің синтезі, фазалық аттестациясы және құрылысын дәлелдеу рентгендік фазалық дифракциясы «Кешенді химия – биологиялық ғылыми – зерттеу ортылығында» (ҚазҰҚызПУ) жүргізілді. Үлгілердің жоғары температурадағы жағдайы термогравиметриялық талдау әдісі, сканерлеуші электронды микроскоппен зерттеу, манганиттердің беттік қабатын зерттеу мақсатында оптикалық микроскопта да талдау жұмыстары «Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертханада» (әл – Фараби атындағы ҚазҰУ) жүргізілді. Синтезделген қосылыстардың көлем шамалары седиментациялық әдіс бойынша анықтау «Радиоэлектроника және инженерлік физика» институтында (СФУ, Ресей) жүргізілді. Магниттелудің температураға тәуелділігі,  кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің температураға тәуелділігі және  500 Oe және 50 Oe магниттік өрістеріндегі магниттелудің температураға тәуелділігі M (T) Л.В.Киренский атындағы физика институтында (СФУ, Ресей) зерттелді. Қосылыстардың магниттелуінің M магнит өрісіне H тәуелділігі Кавендиш зертханасында (Кембридж университеті, Ұлыбритания)  зерттелді. Висмутты манганиттердің жылу сыйымдылықтары 1500ºС температураға дейін «Физика-химиялық зерттеулердің əдістері» инженерлік профиль зертханасындағы полимеризациялық жəне поликонденсациялық процестердің термодинамикасы мен термохимиясы зертханасында (Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды) зерттелді.

Диссертация тақырыбының ғылымның басым бағыттарымен байланысы

Диссертацияда жүргізілген зерттеу жұмыстары  химия ғылымдарының докторы, профессор Мұхаметқали Мұсағалиұлы Матаевтың басшылығымен, келесідей  ҚР БҒМ, Ғылым Комитетінің жобаларымен байланысты дайындалған:

- ГФ4/38 «Көпфункционалды магниттік материалдардың жаңа буынын синтездеу және физика-химиялық зерттеу» 2015 – 2017 ж.ж.

- АР05130165 «Мультиферроиктер класындағы жаңа кристалдық жүйелерді жасау және физикалық негіздері» 2018 – 2020 ж.ж.

Ғылыми жаңалығы:

- алғаш рет BixR1-xMnO3 (0.1 – 0.8) манганиттері 4 түрлі әдіспен (қатты фазалы әдіс, золь – гель әдісі, цитратты – нитратты әдіс, Печини әдісі) синтезделіп, тиімді  жолы – Печини әдісінің сызбанұсқасы құрастырылды;

- синтезделген күрделі оксидтерді идентификациялау және фазалық құрамын бақылау мақсатында рентген фазалық талдау жұмысы жүргізіліп, салыстырмалы түрде рентгенфазалық және пикнометрлік тығыздықтары есептелді және осы қосылыстардың қарапайым ұяшық параметрлері мен сингония типтері, құрылыстары анықталды;

- электронды микроскоп арқылы зерттеу нәтижесінде допирлеу деңгейіне байланысты бөлшектердің мөлшерінің ұлғаюы және Печини әдісімен алынған манганиттердегі элементтердің үлесі BixR1-xMnO3 (0.1 – 0.8) формуласына сәйкес келетіндігі анықталды;

- термиялық талдау нәтижесі бойынша манганит құрылысындағы электрондардың орын ауысуының сәйкессіздігінен 400-600˚С аралығында экзотермиялық эффект байқалды;

- манганиттердің кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің температураға және жиілікке тәуелділігі зерттелді;

- Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің термодинамикалық қасиеттеріне есептеу жүргізілді;

- алғаш рет BiхDy1-хMnO3 (x=0.1; 0.4; 0.5) үшін 10, 100, 1000 кОе магнит өрісінде ZFC және FC режиміндеріндегі магниттелуінің температураға тәуелділіктері анықталды.

Диссертациялық жұмыстың негізгі материалдарын жариялау Диссертациялық жұмыстың нәтижелері бойынша  16 ғылыми жұмыс баспадан шығарылды, оның ішінде халықаралық рецензияланатын мерзімдік журналда 3 мақала, шетелдік басылымдарда – 2 мақала, БҒСБК ұсынған журналдарда 3 мақала, Отандық журналда 1 мақала, халықаралық және Отандық ғылыми-практикалық конференцияларда 4 мақала, 3 ҚР инновациялық патенті жарияланды.                                                                                                                                                                                                         Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс 139 беттік басылған текстен тұрады. Диссертация жұмыс қысқартылған сөздер мен белгілемелер тізімінен, кіріспеден, 6 тараудан, жалпы қорытындыдан, 154 арнаулы    әдебиеттер мен  қосымшадан құралған. Жұмыста  81 сурет және 13 кесте берілген.

2 МАНГАНИТТЕРГЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ШОЛУ

2.1 Күрделі манганиттер және  оларға жалпы сипаттама

Физика, химия, материалтану және жаңа функционалдық орта технологиясы саласындағы жетістіктер электрониканың, өлшеу техникасының, есте сақтау құрылғыларының дамуының іргелі базасын құрайды [18-21]. Соңғы жылдары қарапайым поликристалдардан қасиеттері бойынша айтарлықтай немесе принципті түрде ерекшеленетін нанокерамикалық материалдарды әзірлеуге ерекше көңіл бөлінеді [22, 23]. Ақпаратты және магнитті сенсорларды оқитын жаңа құрылғыларды құру перспективалары үлкен магнитті кедергіге (ҮМК) ие әртүрлі деңгейшелері бар лантан манганиті негізінде перовскит типтес материалдарды пайдалану мүмкіндіктерімен анықталады [24, 25]. Аталған материалдар өте бай фазалық диаграммаға ие, бірнеше құрылымдық және магниттік фазалық ауысуларға ұшырайды [26-28]. Оның ішінде ұнтақ бөлшектері диаметрінің азаюымен магниттік кедергінің өзгеруі, субмикрокристалды және наноқұрылымды манганиттердегі магниттелу процестері іс жүзінде зерттелмеген [29].

Манганиттер синтезінің күрделі мәселелерінің бірі тығыз, берік және қатты үлгілерді алу болып табылады. Қарапайым керамикалық технология салыстырмалы тығыздыққа 0,8-ден жоғары қол жеткізуді қамтамасыз етпейді, себебі ультрадисперсті ұнтақтар үшін престеу кезінде тығыздықтың төмендігі тән [23-30]. Қарапайым күйдіру режимдері бастапқы ұсақ түйіршікті құрылымды сақтауға мүмкіндік бермейді. Қысым әсерінен күйдіру кезінде жоғары салыстырмалы тығыздығы мен субмикрокристалды құрылымы бар үлгілерді алуға болады [31-33]. Сонымен қатар, синтездеу кезіндегі жоғары температуралы деформация кристаллографиялық сипаттамаларға және оттегінің құрамына, әртүрлі ақаулардың пайда болуына, ферромагнитті, антиферромагнитті және парамагнитті аймақтарға фазалық қабаттасу жағдайларының пайда болуына әсер етеді [34, 35].

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, синтез құрамы мен шарттарының ҮМК – нің белгілі бір жағдайларында ие перовскиттер тобының субмикристалды манганиттерінің құрылымы мен қасиеттеріне әсерін зерттеу, олардың сипаттарын басқару технологиясының физикалық негіздерін әзірлеу қазіргі уақытта өзекті міндеттер болып табылады, сонымен қатар айтарлықтай ғылыми қызығушылық тудырады және практикалық маңызы зор.

Перовскит тәрізді манганиттерді RMnO3 (мұндағы R - сирек кездесетін элемент) зерттеуге деген ғылыми қызығушылық осы қосылыстарда кездесетін көптеген физикалық қасиеттермен байланысты: орасан зор магнеторезистік әсер, оқшаулағыш-металл ауысулары, құрылымдық және магниттік фазалық ауысулар, орбиталық және зарядтардың орналасуы [36].

RMnO3 (R = Tb, Dy, Gd, Bi) перовскит тәрізді манганиттерде табылған бірегей және әлі күнге дейін аз зерттелген құбылыстардың бірі магнитоэлектрлік эффекттің дамуы болып табылады, онда магниттік реттің ферроэлектрикпен бірге кездесуі байқалады, ал тиісті тәртіп параметрлері арасындағы байланыс салыстырмалы түрде күшті болады [37-38]. Бұл электрлік өрістердің магниттік қасиеттерін басқаруға және керісінше басқару мүмкіндігімен [39, 40] электроника саласында жаңа типті құрылғыларды құруға, ақпаратты жазуға және сақтауға арналған көп компонентті қосылыстарға перспективті материалдар жасайды.

2.2 BiMnO3 мульферроиктің құрылысына жоғары қысым мен температураның әсері

Манганиттердің – мультиферроиктердің арасында BiMnO3 өте қарқынды зерттелген қосылыстардың бірі болып табылады. T<TFE = 500 K температурада висмут манганиті ферроэлектрлік қасиеттерін көрсетеді, ал оның кристалды құрылымында C2/c кеңістік тобы мен моноклиндік құрылымға (I моноклиндік фаза) ие болады. 500–750 К температуралық диапазонда C2/c кеңістігі бар екінші моноклиндік фаза бар, ол I фазадан қарапайым ұяшық параметрлерінің шамалы өзгеруімен ерекшеленеді [41-44].

Кюри температурасында TC = 100K болғанда BiMnO3 ферромагниттік реттіліктің қалыптасуы [45] байқалады, бұл осы қосылыста магнитоэлектрлік әсердің дамуын анықтайды. Сегнетоэлектрлік күй электрлік бейтарап позициялардан иондық ыдырау нәтижесінде пайда болатын классикалық мультиферроиктардан [46] айырмашылығы, висмут манганитіндегі электр поляризациясы кеңістіктік кері симметрияның бұзылуынан пайда болады [47].

Температураның TMO = 783 K [47, p.180402] немесе қысымның P > 8.5 ГПа [41, p.014402] дейін жоғарылауы Pbmn кеңістіктік тобы бар орторомбты құрылымға әкеледі. Бұл құрылымдық фазалық ауысу төменгі температура кезінде [41, p.014403] магниттік реттелуін өзгертуі мүмкін деп болжанады.

Жоғары қысым мен температураның әсерінен висмут манганитіндегі құрылымдық фазалық ауысу механизмдерін зерттеу, сондай-ақ оның әртүрлі фазаларының қысымын және температуралық сипаттамаларын алу үшін BiMnO3 қосылысының кристалды құрылымы 0 - 3,5 ГПа қысым мен 300-873К  температура диапазондарында зерттелген [48].

Дифракциялық спектрлер 300-500К температуралар диапазонында қалыпты қысымда C2/c симметриялы моноклинді кристалдық құрылымға сәйкес келеді [45, с.102].

T = 783 К температура кезінде висмут манганитінің рентгендік спектрлерінде елеулі өзгерістер байқалады, олар Pbnm кеңістіктік тобы бар орторомбты фазалық өтуге сәйкес келеді [48, с.102]. Бұл ауысу бұрын табылған [49] элементарлық ұяшық көлемінің күрт азаюымен сипатталады (2b – сурет).

Қалыпты қысым мен температураларда Т=373 K, 573 K және 813 K (a) және Т=723 K және Р = 0 ГПа және 3.5 ГПа (b) қысымдарында алынған.

Сурет 1 – BiMnO3 энергодисперсті рентген дифракциялық спектрлерінің аймақтары. Эксперименталды нүктелер, есептелген профиль, салыстырмалы қисық (моноклиндік фаза үшін) және дифракциялық шыңдардың есептелген жағдайы көрсетілген

Сурет 2 – a) Қалыпты (жабық символдар) және жоғары қысымда (ашық символдар) висмут манганитінің моноклинді және орторомбты фазаларының элементар ұяшық параметрлерінің температуралық тәуелділігі. b) Қалыпты (жабық символдар) және жоғары қысымда (ашық символдар) висмут манганитінің моноклинді және орторомбты фазаларының элементар ұяшық көлемінің температуралық тәуелділігі

BiMnO3 элементар ұяшық көлемінің қысымға тәуелділігі 3b суретте көрсетілген.

Сурет 3 – a) Висмут манганитінің моноклиндік фазасына (жабық символдар) және орторомбты фазасына (ашық символдар) арналған бөлме температурасындағы қысымға элементар ұяшық параметрлерінің тәуелділігі. Тұтас сызықтар-эксперименталды деректердің сызықтық аппроксимациясы. b) Висмут манганитінің моноклиндік фазасына (жабық символдар) және орторомбты фазасына (ашық символдар) арналған бөлме температурасындағы қысымнан элементарлық ұяшық көлемдерінің қысымға тәуелділігі. Тұтас сызықтар–Берч-Мурнаганның күй теңдеуімен эксперименталды деректерді аппроксимациялау

Висмут манганитінің моноклинді фазадан орторомбты фазаға өту температурасының қысымға тәуелділігі 4-суретте көрсетілген. Қысымның орташа есептелген коэффициенті dTc/dP=-39(1)K/ГПa. Ауысу температурасының қысымға тәуелділігінің жуықтауы бөлме температурасында орторомбты фазаға көшу P≈10 ГПa қысымымен жүретінін көрсетеді, ол бұрын алынған тәжірибелік мәнге өте сәйкес келеді [41, p.014403].

[48, с.103] жұмыста жоғары қысым моноклинді фазадан орторомбты фазаға dTc/dP=-39(1)K/ГПa коэффициентімен температураның айтарлықтай төмендеуіне әкелетіні анықталған. Нәтижелер жоғары қысым P~7ГПa мен T~850 K температурада висмут манганитінің басқа фазасының болуы мүмкін екендігін көрсетеді.

Марганецтің күрделі оксидтеріне және сирек жер металдарына деген қызығушылық олардың заряд және орбиталық реттеу, фазалардың электрондық бөлінуі және магниттік қарама-қайшылықтың алып әсері сияқты ерекше физикалық қасиеттеріне байланысты. Бұл қасиеттердің барлығы марганецтің электрондық сипаты ерекшеліктерінің, яғни оның тотығу дәрежесінің, сондай-ақ оттегінің болуы немесе болмауы салдарынан болады.

Сурет 4 – Висмут манганитінің P – T фазалық диаграммасы 0 – 3.5 ГПа қысым диапазонында және 300-800 К температураларда алынған эксперименталды деректер негізінде тұрақты. P~1 ГПа қысымы мен бөлме температурасында I моноклинді фазадан II моноклинді фазаға фазалық өту нүктесі [31] жұмыс мәліметтері бойынша құрылған. Тұтас сызық-эксперименталды деректердің сызықтық интерполяциясы

Мұндай қосылыстар синтезінің оңтайлы шарттарын іздеу және олардың негізінде материалдар сирек кездесетін металдар манганиттерінің термодинамикалық қасиеттерін білумен анықталады. Дегенмен, ең алдымен RMnO3 және RMn2O5 түрлі термиялық тұрақтылығымен байланысты белгілі бір қиындықтар бар.

Мысалы, RMn2O5 салыстырмалы төмен температураларда ауада шашырайды (980-1100°C). Мұндай тепе-теңдіктер үшін P(О2) температуралық тәуелділіктерін анықтауды одан да төмен температураларда жүргізу керек, бұл динамикалық әдістермен алынған нәтижелерді (дифференциалды-термиялық талдау (ДТА) [50] және электрлік кедергінің өзгеруі бойынша фазалық ыдырау температурасын анықтау [51] сияқты) айтарлықтай төмендетуі мүмкін. Сонымен қатар, RMnO3 қосылыстары 10-10 – 1015 атм дейінгі қысым кезінде де берілген температураларда тұрақты. Бұл қалпына келтіру газдарын олардың диссоциациясын зерттеу үшін пайдалануға мәжбүр етеді [52], бұл да жүйелі қателердің көзі болуы мүмкін. Бұл зерттеудің жаңа әдістерін іздеуді талап етеді. [41, p.014402] жұмысында авторлар диспрозий және иттрий манганиттердің термодинамикалық қасиеттері және фтор иондары негізіндегі қатты электролиттерді ЭДС әдісімен анықталған [53, 54]. Зерттелген манганиттер стандартты керамикалық әдіспен, 1000-1100°С кезінде 240 сағат ішінде үш сатылы күйдіру жолымен алынған. Есептелген DyMn2O5 ауадағы диссоциация температурасы  (1160°C) [55] жұмысында көрсетілген температурамен тығыз сәйкес келеді. ∆ мәндері t <850 ° C кезінде оң болады, ал RMnO3 оттегі атмосферасында R2O3 және RMn2O5 түзіліп, тотығуы керек. Бұл температураны тәжірибелік түрде анықтауға тырысқан авторлардың [56] күш-жігерін ақтайды.

2.3 Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 манганитінің электрлік, магниттік және жылулық қасиеттері

ҮМК ие манганиттер арасында Pr1−xSrxMnO3 сериясы (PSMO) кеңінен зерттелді [57-62]. Олар температураға және құрамға байланысты бірінші және екінші ретті магниттік фазалық ауысуын көрсетеді [63]. x = 02 ≤ x ≤ 04 үшін материал екінші ретті магниттік фазалық ауысуды көрсетеді мұнда x = 0,5 үшін 260 К кезінде екінші ретті фазалық өту көрсетілген, одан кейін 140 К кезінде бірінші ретті фазалық өту керек [64].  PSMO серияларының арасында Pr0,6Sr0,4MnO3 бөлме температурасының (TC) айналасындағы Кюридің ең үлкен температурасын көрсетеді [65]. Висмутпен легирленген манганиттердің сериясы электр және магниттік қасиеттерге, сондай-ақ жоғары зарядтау температурасына TCO = 475К  күшті әсер еткендіктен қосымша назар аудартты [66]. Висмуттың жоғары концентрациясы бірінші ретті және екінші ретті қоспаға фазалық ауысуды да әкеледі.

[67] әдебиет авторлары Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 (x = 0.2, 0.23 және 0.25) поликристалды үлгілерін стандартты қатты фазалы реакция әдісімен синтездеген. Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 (x = 0.2, 0.23, 0.25) рентгендік дифракциялық суреттері 5 – суретте келтірілген. Ритвельд әдісі бойынша Рr0,6−xBixSr0,4MnO3 (x = 0.2, 0.23, 0.25) құрамды үлгілердің рентгендік дифракциясының деректері Pnma кеңістіктік тобы бар орторомбты құрылымы бар бір фазалы үлгілердің барлығын көрсеткен. Bi мөлшерінің ұлғаюымен қарапайым ұяшықтардың көлемі де артады. Bi стехиометриясын растау үшін Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 сериясына (x = 0.2, 0.23 және 0.25) индуктивті плазмооптикалық эмиссиялық спектроскопия (ICP-OES) әдісімен талдау жүргізілген. Нәтижесінде қосылыстардағы Bi-тің номиналды саны мен есептік санының бір-біріне сәйкес келетіні 1 – кестеде анықталған.

Кесте 1 - Bi-тің номиналды саны мен есептік санының бір-біріне сәйкес келуі

| Үлгі | Номинал | Есептелген |
| --- | --- | --- |
| Pr0.4Bi0.2Sr0.4MnO3 | 0.2 | 0.18 |
| Pr0.37Bi0.23Sr0.4MnO3 | 0.23 | 0.215 |
| Pr0.35Bi0.25Sr0.4MnO3 | 0.25 | 0.248 |

0 = kOe және 80 kOe өрісі кезінде Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 (x = 0.2, 0.23 және 0.25) сериясы үшін салқындату және қыздыру температурамен салыстырғанда меншікті кедергінің көрінісі 6 – суретте көрсетілген.

x = 0.2 үшін нөлдік өрісте төмен температурада байқалатын өту оның табиғатын бірінші рет көрсететін гистерезиспен байланысты. 80 кОe магнит өрісі болған кезде меншікті кедергі азаяды және термиялық гистерезис байқалмайды. Гистерезистің болмауы магниттік өрісті қолданған кезде бірінші ретті өту табиғаты екінші ретке айналатынын көрсетеді.

x = 0.23 және 0.25 болғанда қосылыстар барлық температуралық диапазонда нөлдік өрісті салқындату және қыздыруға арналған металл–оқшаулағышқа айтарлықтай өтпестен толық оқшаулауды көрсетеді. Меншікті кедергісінің шамасы Bi концентрациясының ұлғаюымен елеулі жоғарылауын көрсетеді. Мұндай сипатты Bi 6s2 жалғыз электронның белсенділігі атқаратынын түсіндіруге болады.

Сурет 5 – Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 (x = 0.20, 0.23 және 0.25) құрамды манганиттердің XRD деректеріне арналған Rietveld әдісі арқылы нақтыланған құрылыс графиктері

Магнит өрісі 80 кОe болғанда, қыздыру және суыту кезінде резистивтілік x = 0.23 және 0.25 үшін термиялық гистерезисі бар жартылай өткізгіш табиғатқа ие. Гистерезестің болуы, металды изолятордың x = 0.23 үшін спиральды көшуінсіз магниттік өрісті қолданғаннан кейін де өзгеріссіз қалады дегенді білдіреді, мұнда x = 0.25 үшін 80 кОe өрісіне гистерезиспен 120К айналасында шыңы байқалады. Ол осы температураның айналасында гистерезисті көрсетеді, бұл бірінші ретті өту болуы мүмкін. Магнит өрісін қолдану төмен температураға зарядтау ретінің ауысуын және FM ретті үшін қолайлы. Төмен температураға байланысты зарядтау ретінің гистерезисі қайтадан пайда болады. x = 0.23 үшін металлдық изолятордың ауысуы байқалмайды, өйткені x = 0.25 құрамды үлгімен салыстырғанда зарядтау реті бұл құрам үшін тұрақты. Манганиттегі висмутты одан әрі легирлеу ферромагнетизмді қатты басады және зарядтау ретінің антиферромагнетизмінің күшеюіне әкеледі. Осылайша, толық оқшаулау сипат өрістің нөлдік резистивтілігінде байқалады. Бірақ магнит өрісі қосылған кезде, ол DE механизмін іске қосу арқылы ФM – айналуларды тегістеуді күшейтеді. Осылайша, жүйе металл немесе жартылай өткізгіш күйге ауысады, нәтижесінде меншікті кедергісінің шамасы азаяды [68].

Сурет 6 – Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 (x = 0.2, 0.23 және 0.25) салқындату және жылыту кезіндегі 0 kOe және 80 kOe магнит өрістеріндегі резистивтілік (ρ)–температура қисығы (T)

5 К кезінде түсірілген өріске тәуелді меншікті кедергінің өлшемдері 7 – суретте берілген. Бастапқыда үлгі нөлдік магнит өрісінде 5 К дейін салқындатылады, содан кейін магнит өрісі циклдық режимде өріс тәуелділігінің резистивтілігінің сипатын зерттеу үшін қолданылады, яғни 0 → 80 кОe, 80 кОe → 0 және 0 → 80 кОe. Магнит өрісінің жоғарылауымен (жол i: 0 → 80 кОe) меншікті кедергі біртіндеп төмендейді, бұл FMM өтуіне және зарядтау ретін балқытуға антиферромагниттік оқшаулау арқылы туындаған магнит өрісін көрсететін болады.

Бұл қисық сызықтың ферромагнитті металдық фазасы мен тұрақты AFI фазасысынан басталатындығын және магнит өрісіне байланысты процесс барысында ферромагнитті металдық фазасынан антиферромагниттік оқшаулау фазасына ауысатындығын көрсететіндігімен түсіндіріледі.

Сурет 7 – Магнит өрісіне (Н) байланысты 0-ден 80 кОe, кОe 80-ден 0-ге дейін және 0-ден 80 кОe-ге дейінгі циклдардағы х = 0,2(а) және 0,23 (б) 5 К кезіндегі меншікті кедергі (ρ)

R – H ілмегінің өлшемдеріндегі ауытқушылық сипат Nd0.5Sr0.5MnO3 [69] және Со алмастырған Mn2Sb [70] қосылыстарында байқалған. Нөлдік өрістің резистивтілігінің аз мәні AФМ тұрақты фазасының FMM кинетикалық оқшауланған фазасымен қатар жүретіндігін көрсетеді [69, р.096005]. Берілген магнит өрісі бар және магнит өрісі нөлдік өрістің кедергісі арасындағы айырмашылық Bi құрамының ұлғаюымен өсуді көрсетеді. ФMM фазасының үлкен концентрациясы өрістің циклдік қозғалысы кезінде төмен температураға дейін кинетикалық түрде оқшауланатындығын көрсетеді [71, 72].

5 К және 300 К кезіндегі Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 (x = 0.2 және 0.23) изотермиялық кедергісі және 0.2 = 0.25 үшін 300 К кезінде магнит өрісінің қисығы 8 – суретте көрсетілген. Барлық қосылыстарда магнит өрісінің ұлғаюына қарай меншікті кедергінің азаятындығы көрсетілген. Сондай-ақ магнит өрісін қолданғанға дейін және одан кейін нөлдік өрістің кедергісі арасындағы айырмашылық жоғары температурада азаяды.

Сурет 8 – х = 0.2 және 0.23 үшін 5 K және 300 K кезінде, ал а х = 0.25 үшін 300 K кезіндегі Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 қосылысының меншікті кедергісінің (ρ) магнит өрісіне (H) тәуелділігі

9 – суретте 80 кОe кезінде Pr0.6-xBixSr0.4MnO3 (0.2, 0.23 және 0.25) үшін температураға байланысты магниттік кедергі көрсетілген. Магниттік кедергі температураның төмендеуімен артады және оның жоғары мәні 10-нан 150 К-ге дейін температураның кең ауқымында сақталады. x = 0.2 үшін магниттік кедергінің ең көбі 80% құрайды, ол x = 0.23 және 0.25 бастап 100% -ға дейін артады. Сондай-ақ, магниттік кедергінің маңызы висмут концентрациясымен қозғалыстағы электронды оқшаулау нәтижесінде меншікті кедергінің ұлғаюына байланысты артуын көрсетеді.

Сурет 9 – 80 кОe кезінде магнитті кедергінің температураға (T) тәуелділігі

10 – суретте өрісті салқындату кезіндегі нөлдік өрісті салқындатудан кейін, 100 кОe қолданылатын өрісте Pr0.6-xBixSr0.3MnO3 (x = 0.2, 0.23 және 0.25) үшін магниттелудің температураға тәуелділіктері көрсетілген. Парамагнитті фазаның ферромагнитті фазаға өтуі TC = 264 К жүреді және ол висмуттің көбеюімен азаяды. Айқын өту х = 0,23 және 0,25 кезінде 234 К және 235 К аймағында байқалады. Төменгі температура кезінде магниттіліктің өзгеруі бастапқы қосылыстарда да және висмутпен легирленген қосылыстарда да байқалады (төмен температура кезінде екі фазаның қатар болуына байланысты: Pnma кеңістіктік тобы бар орторомбты фаза және I2/a кеңістіктік тобы бар моноклинді) [73]. Pnma фазасынан I2/a фазасына тура фазалы ауысу бірінші ретті болуы тиіс [74]. Бұл ауысудан Т = 50 K кезінде нақты қайтымсыздық туындайды, бұл фазалардың бөлінуі нәтижесінде немесе фазалық аймақтардың қайта құрылуы нәтижесінде, немесе фаза FM фазасының нәтижесі болуы мүмкін, өйткені ол өздігініен қайтымсыз болмайды. Ал осы температурада реакция температурасы жоғарылағанда кедергісі артады. Бұл әсер антиферромагнитті аймақтың болуымен байланысты, негізінен оқшауланған, онда зарядтарды тасымалдау үнемі өзгеретін манганит спиндерімен қиындайды. Төмен температураларда 170 К белгісінде үлестік кедергінің күрт өсуі және 200 К жақын магниттіліктің тиісті азаюы байқалады (температура төмендеген кезде), бұл ФММ-ден AФМ фазасына тағы бір ауысудың туындағанын көрсетеді. ФMM фазасынан AФМ фазасына өту резистивтілік қисығынан көрініп тұрғандай, айтарлықтай термиялық гистерезиспен бірге жүреді, бұл ауысу бірінші ретті екенін көрсетеді.

Сурет 10 – Pr0.6-xBixSr0.3MnO3 (x = 0.2, 0.23 және 0.25) үшін магниттелудің температураға тәуелділігі

Pr0,4Bi0,2Sr0,4MnO3 үшін 0 kOe → 80 kOe → 0 kOe → − 80 kOe → 0 kOe → 80 kOe кеңістігіндегі магнит өрісі бар әртүрлі температурада изотермиялық магниттелуі (m) және магнит өрісі (H) 11 – суретте көрсетілген. Мұнда үлгілер нөлдік өріс жағдайында (0 → Hmax) бөлме температурасынан M-H қисығын жазу алдында өлшеу температурасына дейін салқындатылған. Осыған ұқсас, қайтару қисығы M–H (Hmax → 0), ол ФM күйінен AФМ күйіне ауысуды көрсетеді. Графиктен көрініп тұрғандай, M – H гистерезис тұзағының ауданы 150-ден 30 К-ге дейін температураның төмендеуімен ұлғаяды, бұл ферромагнитті фазаның 150 К-нен төмен болуын көрсетеді. M - H (i) бастапқы қисықтары 5-150 К температурада (ii, iii) өрістерден кейінгі қисықтардың сыртында жатқаны атап өтіледі.

Нөлдік өріске жақындағанда гистерезис пайда болады. Төмен температураларда магниттелудің кенеттен артуы шамамен 20-40 kOe байқалады, бұл AФM фазадан ФM фазасына дейінгі қалдық фазасынан бірінші сатыдағы магниттік фазалық өтуді сипаттайды. Гистерезиспен бірге магниттелудің күрт ұлғаюы бірінші ретті магнитті фазалық өтуді көрсетеді [75]. Ол сондай-ақ кейбір қайтымсыз оқшаулауды бекіту және алып тастау әсерлерін білдіреді. Мұндай сипат LPCMO нанотүтікшелерінде де байқалады, олар біртекті емес ФM – нано оксидтері деп аталады. Төмен температураларда M–H ілмегінің айқын ашылуы байқалады (сызықты емес FM сипат) және ол температураның жоғарылауына қарай (300 K кезінде) баяу жабылады (парамагнитті сызықтық сипат) [76].

Сурет 11 – Pr0,4Bi0,2Sr0,4MnO3 үшін 0 kOe → 80 kOe → 0 kOe → − 80 kOe → 0 kOe → 80 kOe кеңістігіндегі магнит өрісі бар әртүрлі температурада изотермиялық магнитизация (m) және магнит өрісі (H)

12 және 13 – суреттерде көрсетілгендей, төменгі температурадан (5 к, 10 К және 30 К) басқа x = 0,23 және 0,25 концентрациялары байқалады, мұнда  бірінші қисық иілген қисық сыртында жатыр, ол көбінесе қатты ферромагнетиктерде байқалады. Bi неғұрлым жоғары концентрациялары өрістік ауысуды көрсете отырып, бастапқы (қалдық) сипатқа  кері ауысуды көрсетпейді. х = 0.25 концентрациясы үшін, барлық температураларда, бастапқы сызықтан (і), магниттену сызықтық өрістен 80 kOe дейін артады. Осы тәжірибелерден x = 0.25 көп бөлігі фазаның АФМ қатыса алады, фазалық көшуде неғұрлым жоғары магнит өрісі болады деп қорытынды жасауға болады. x = 0,25 кезінде жасалған сызықтық қисық M-H 300 K кезінде байқалады, бұл АФМ сипатты білдіреді [64, р. 1107].

Барлық концентрацияларда изотермиялық қисық M – H төмен температура кезінде AФМ жағдайы өрістің ұлғаюымен ФM күйіне ауысатынын көрсетеді, бірақ АФМ бастапқы күйі нөлден өрістің азаюында қалпына келтірілмейді. Кейінгі H – жоғарылайтын қисық сызық АФ – ға ауысудың фрагменттін көрсетпейді, бұл толықтай ФM – нің толық күйде екенін көрсетеді. Сол сияқты, 3 a, b - суретте көрсетілгендей төмен температураларда магнит өрісімен салыстырғанда салыстырмалы кедергі x = 0,2 және 0,23 концентрациялары үшін бастапқы жоғары омдық мән өрістің нөлге дейін азаюында қалпына келтірілмейді, металл фазаның түзілуінен кейін тұрақтандырылуын бөлектейді [77]. Бұл магниттелу деректері сияқты және өріс циклі бар қосымша түрлендіру. Барлық осы жағдайларда бастапқы қисықтар M – H немесе R – H өрісті ұлғайтудың келесі циклдерінде бақыланбайды.

Сурет 12 – Pr0.37Bi0.23Sr0.4MnO3 үшін 0 kOe → 80 kOe → 0 kOe → − 80 kOe → 0 kOe → 80 kOe кеңістігіндегі магнит өрісі бар әртүрлі температурада изотермиялық магнитизация (m) және магнит өрісі (H)

Сурет 13 – Pr0.35Bi0.25Sr0.4MnO3 үшін 0 kOe → 80 kOe → 0 kOe → − 80 kOe → 0 kOe → 80 kOe кеңістігіндегі магнит өрісі бар әртүрлі температурада изотермиялық магнитизация (m) және магнит өрісі (H)

La(Ca,Sr)MnO3 манганиттері парамагнитен ферромагниттікке дейін (Кюри температурасы, ТС) өтпелі температура айналасында үлкен магнитокалориялық әсер сияқты кіші магнит және термиялық гистерезис сияқты физикалық қасиеттеріне байланысты магнитті салқындату үшін ең қолайлы материалдар болып саналады, сондай-ақ допирлеу арқылы Кюри температурасының оңай басқарылуына байланысты кең температура диапазоны бар [78-80]. Сонымен қатар, манганиттерде дайындық шығыны төмен, химиялық тұрақтылық (тотығусыз) және жоғары электр кедергісі бар [82-83].

Кюри температурасын реттеу мүмкіндігі, сондай-ақ бірнеше материалдардан регенераторды іс жүзінде жасау мүмкіндігін [84-85] магниттік тоңазытқыш құрылғыларда қолдану үшін маңызды манганит заттарын жасайды. Осыған байланысты манганиттердің магниттік және магнетокалорлық қасиеттеріне алу әдістерінің әсері туралы көптеген зерттеулер жүргізілді [86-90].

La0,7Sr0,3MnO3 қарағанда La0,7Ca0,3MnO3 магниттік калориялық әсері (MCE) жоғары, бірақ Кюри температурасы бөлме температурасынан төмен. Ca манганитін аз мөлшерде Sr допирлеу Кюри температурасын бөлме температурасына жақын мәндерге дейін көтереді. Бұл магниттік салқындату үшін өте маңызды, бірақ кіші магниттік калориялық әсері есебінен [91].

[92] зерттеу жұмысында La(Ca,Sr)MnO манганиттері төрт түрлі тәсілмен синтезделген:

1. Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини золь-гель синтезі;

2. Печини золь-гель химиялық синтезі;

3. Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі;

4. Аттритор диірменімен қатты денелі реакция.

Олардың әрқайсысынан магнитокалориялық қасиеттерге әсер ететін өлшемдердің және химиялық құрамның басқа морфологиясы бар бөлшектер алынған.

[92, р.309] жұмыс авторлары  әрбір синтез әдісі үшін Кюри температурасы бойынша 295 К дейін мүмкіндігінше жақын құралды таңдаған және синтездеу әдістері төменде сипатталған, алынған ең маңызды нәтижелер ұсынылған.

2.4 La0,7Ca0,3-xSrxMnO3 манганиттерін төрт әдіспен синтездеу нәтижелері және олардың магнит қасиеттеріне және салқындаудың салыстырмалы қуаттылығына әсер етуі

Печини химиялық синтезі. Кальций нитраты (Ca(NO2)3.4H2O) 99,0%, стронций нитраты (Sr(NO2)3) 99,0% және марганец нитраты (Mn(NO2)3.4H2O), лантан нитраты (La(NO3)3.6H2O) ) 97.0% тұрақты магнитті араластырумен дистилденген суда ерітіледі; одан кейін лимон қышқылы мен этиленгликоль қосылып, ерітінді гель болып қалыптасқанға дейін 75°C температурасында сақталды. Нитраттар мен лимон қышқылының молярлық қатынасы 1:1. Алынған гель 10ºС/мин жылдамдықпен 250ºС дейін қыздырылған және осы температурада 14 сағат бойы ұсталған. Содан кейін екі термиялық өңдеу жүргізілді, біреуі 550ºС-та 3 сағат, ал екіншісі 1000ºС-та 10 сағат бойы. Алынған ұнтақтар 6 сағ бойы 1200 С күйдіріледі [93-94]. Бұдан басқа, осы әдіспен алынған ұнтақтар ұшқын плазмалық синтездеу жүйесінде (SPS) Fuji Dr. Sinter Lab Jr. 211Lx моделіне енгізілген. Қалыңдығы 28,5 мм болатын таблеткалар максималды қысым 14,7 kN және ең көп температура 750ºC 30 минут ішінде 650А токпен тығыздалды. SPS тығыздығы жоғары, кеуектілігі төмен және микроқұрылымның өлшемін өзгертпей іс жүзінде үлгілерді тығыздауды қамтамасыз етеді [95]. Бұрғылау процесі кәдімгі агломерация әдісімен салыстырғанда төмен температурада болады. Сынамалардың механикалық сынақтары жүргізілген жоқ, бірақ үлгілер магнитокалориялық материалдардың жұқа табақшаларын кесіп тастау үшін жеткілікті түрде ықшамдалған [92, р.310].

Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини синтезі. Кальций нитраты (Ca(NO2)3.4H2O) 99,0%, стронций нитраты (Sr(NO2)3) 99,0% және марганец нитраты (Mn(NO2)3.4H2O), лантан нитраты (La(NO3)3.6H2O) ) 97.0% тұрақты магнитті араластырумен дистилденген суда ерітіледі; содан кейін ерітіндіні Anton Paar PRO (Anton Paar, Graz, Austria) көп толқынды СВЧ-жүйесінің құтысына ауыстырды, ал бақыланатын температурадағы реакцияның нұсқасы 1 сағат ішінде 250ºС деңгейінде орнатылды. Содан кейін реакция өнімін 2ºС/мин қыздыру жылдамдығымен қыздырады және 110ºС кезінде 1 сағат бойы ұстайды, содан кейін 30ºС/мин қыздыру жылдамдығымен қыздырады және 800ºС/3 сағ бойы ұстайды [96].

Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі. Номиналды композициялар келесі жоғары тазалығы бар оксид пен карбонатты ұнтақтардан дайындалған: Al2O3 (99.99%), Mn2O3 (99%), SrCO3 (99.9%) және CaCO3 (99.99%). Бұл материалдар агат келісінде араластырылып, содан кейін екі сатылы жылу өңдеу процесінде араластырылған: Frost PULVERISETTE 7 планеталық диірменде (Fritch, Idar-Oberstein, Германия) жылу өңдеу арасындағы аралық фрезерлы түрде, тиісінше, 750ºC 15 сағатта және 18 сағатта 950ºC. Соңында, ұнтақтар 13 сағаттан 24 сағатқа дейін қыздырылады және агломерленген болады [97].

Аттритор диірменімен қатты денелі реакция. Бұл материалдар біріктіріліп, байланыс процесінің потенциалдануының DM-01 диірменіндегі 300 RPM-ке 1 сағат ішінде изопропанолға түсірілді. Кептіруден кейін ұнтақтар 18 сағ ішінде 800ºC температурада кальциленген, екінші фрезерлеу бірдей жағдайда орындалды. Кептіруден кейін ұнтақтар 1100ºC температурасында 24 сағат бойы агломерленген.

Бөлме температурасында рентгендік дифракция үлгілері 20-дан 100-ге дейінгі бұрыштық интервалда Cu-Kα сәулеленуімен X´Pert PRO (PANalytical, Almelo, Netherlands) құрылғысында өлшенген. Беттік морфологиясы және бөлшектердің мөлшер үлгілері JSM-7401F JEOL (JEOL, Tokio, Жапония) үлгісіндегі электрондық микроскопия әдісімен зерттелген. Кванттық конструкцияның физикалық қасиеттерін өлшеу жүйесінде магниттік өлшемдер жүргізілген (Quantum Design, San Diego, CA, USA). 70 Oe тұрақты магнит өрісі бар термомагнит қисықтары 200-350 К температура диапазонында 1 к/мин қызу жылдамдығымен өлшенген. Изотермиялық магнитизация қисығы 250-340 К температура диапазонында 5 Т дейін қолданылатын магниттік өрістермен өлшенді, барлық сипаттамалары бірдей жағдайларда орындалған. MATLAB бағдарламасы (MathWorks, Natick, MA, USA) магниттік өзгерістерді және изотермиялық магнитизациялау қисықтардың Arroth графиктеріндегі өзгерістерді есептеу үшін жасалған.

(а) Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини золь-гель синтезі; (b) Печини золь-гель химиялық синтезі; (c) Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі; және (d) Аттритор диірменімен қатты денелі реакция. Сурет 14 – Әртүрлі тәсілдермен алынған манганиттік үлгілердің ұнтақтық рентгендік дифракциясы

14 – суретте әртүрлі әдіс бойынша (1A, 1B, 1C және 1D) алынған манганиттердің La0.7Ca0.3-xSrxMnO рентгендік дифракция үлгілері көрсетілген. Дифракциялық шыңдары PDF: 01-071-5292 кристаллографиялық сипаттамасында индексирленген, Pnma кеңістік тобы мен орторомбты жүйесіне сәйкес. Барлық жағдайларда манганиттің таза фазасы алынған.

15 – суретте (а) Микротолқынды сәулелену көмегімен Печин золь-гель синтезі; (b) Печини золь-гель химиялық синтезі; (c) Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі; және (d) Аттритор диірменімен қатты денелі реакция әдістері арқылы алынған манганиттердің сканерден тұратын электронды микроскопия арқылы беттік морфологиясы көрсетілген [92, р.310]

15а – сурет агломерленген бөлшектері сияқты кейбір қырлары бар тұрақты емес пішінді бөлшектерді көрсетеді. Дебей-Шеррер әдісімен рентгендік дифракция әдісімен анықталған орташа кристалит мөлшері 26 nm, ал СЭМ әдісімен анықталған орташа бөлшек өлшемі 0,4 μm болған. 15b, d – суретте Печини золь-гель химиялық синтезі және Аттритор диірменімен қатты денелі реакция арқылы алынған манганит бөлшектерінің орташа мөлшері 1,44 μm және 1,12 μm болатын түйіршіктелген морфология көрсетілген. 15c – суретте орташа мөлшері 1,68 μm болатын түйіршіктер шекарасымен шектелген түйіршіктелген морфологиясы көрсетілген. 15 b,d – сурттерінде, сондай-ақ кейбір кристалдардың бетінде булану және конденсация процесімен түзілген параллель және тең жойылған жолақтар түріндегі шығыңқы жерлер (кристалдар бу фазасынан өскен жағдайда) көрсетілген [98-99]. Химиялық әдістерді өндіру манганитінің тар гранулометриялық құрамы бар, ал қатты фазалық реакция әдістерін өндіру манганиті 16-суретте көрсетілгендей кең гранулометриялық құрамы бар.

(а) Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини золь-гель синтезі; (b) Печини золь-гель химиялық синтезі; (c) Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі; және (d) Аттритор диірменімен қатты денелі реакция. Сурет 15 – Әр түрлі жолмен алынған манганиттердің СЭМ түсірілген суреттері

(а) Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини золь-гель синтезі; (b) Печини золь-гель химиялық синтезі; (c) Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі; және (d) Аттритор диірменімен қатты денелі реакция. Сурет 16 – Әр түрлі әдіспен алынған манганиттердің байқалған СЭМ-бейнелері бойынша бөлшектердің орташа өлшемдегі гистограммалары

16 – суретте әр түрлі әдіс арқылы алынған манганит бөлшектерінің таралуының сандық гистограммасы көрсетілген [92, р.310].

Барлық синтездеу әдістері бойынша алынған бөлшектердің орташа мөлшерін жинақтау 2 – кестеде көрсетілген.

Кесте 2 – Әр түрлі әдістермен дайындалған манганиттер бөлшектерінің орташа мөлшері

| Алу әдісі | Бөлшектің орташа мөлшері (µm) | Стандартты ауытқу (µm) |
| --- | --- | --- |
| Микротолқынды | 0.40 | 0.13 |
| Золь-гель | 1.44 | 0.47 |
| Керамикалық (планетарлық диірмен) | 1.68 | 0.60 |
| Керамикалық (Аттритор диірмені) | 1.12 | 0.47 |

Әр түрлі әдіспен алынған манганиттердің (а) Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини золь-гель синтезі; (b) Печини золь-гель химиялық синтезі; (c) Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі; және (d) Аттритор диірменімен қатты денелі реакция үлгілеріне арналған термомагнит қисықтары 17 – суретте көрсетілген. Кюри температуралары dσ/dT туындысының көмегімен қисықтардың иілу нүктесінен анықталды [92, р.311].

Печини золь-гель әдісінің термомагнитті қисықтары және планетарлық немесе үдетуші диірменді пайдалана отырып қатты реакциялар олардың сипаттамаларында ауытқушылықты көрсетеді, өйткені температураның жоғарылауымен магниттілік алдымен артады, содан кейін магниттілік әрқашан температураның жоғарылауымен төмендейді. Бұл құбылыс PPMS жоғары өткізгіш катушкасында басылған магниттік өрістерге байланысты. Бұл мәселе үлгі алдымен магнит өрісінсіз салқындағанда туындайды. Шын мәнінде, кейбір магниттік өріс өлшеу отынмен жасалған кезде қоса берілген магнит өрісіне қарама-қарсы бағытта жоғары өткізгіш катушкада жұтылуы мүмкін. Бұл магниттік өріс 7.0 mT магнит өрісіне қарама-қарсы бағытта салқындату кезінде үлгіні сырғытуды тегістейді, ол өлшеуге арналған.

Магнитті анизотропия және ферромагнитті материалдардың коэрцитивті күші температураның төмендеуі кезінде артады, тұрақты магниттік өріс 7.0 mТ төмен температурада қолданылады, ол қолданылған сәтте магниттілікті теңестіру үшін жеткілікті қарқынды емес, және жеткілікті магниттік анизотропиядан кейін және коэрцитивті күш температураның ұлғаюымен азаяды шағын өрісті, соңында магниттілікті теңестіреді. Бұл шағын магнит өрісі жоғары өткізгіш катушкамен сіңірілген магниттік өрісті арнайы төмен магниттік өрісті алып тастауға болады, бірақ жүйеде бұл опция жоқ. Кейде бұл магнит өрісінің амплитудасын азайту циклдерінің кезектесуі процедурасын орындап, өте өткізгіш катушкамен басылған шағын магнит өрісі.

Сурет 17 – Әртүрлі тәсілдермен алынған лантан-кальций-стронций манганиттерінің термомагниттік қисықтары. Бұл қисықтар 7.0 mТ қолданбалы магнит өрісі өлшенді

Сондай-ақ, термомагниттік қисықтарды өлшеу үшін магнит өрісін 7,0 mТ артық қолданғанда осы ауытқуды болдырмауға мүмкіндік беретін салыстырмалы үлкен төмен температуралы анизотропты өріс пен коэрцитивтілікті еңсеруге болады, бірақ бұл жағдайда үлгінің бастапқы магниттік жағдайы өзгереді. Алайда, бұл құбылыс төмен температураларда жүреді және Кюри температурасына жақын магниттіліктің тез өзгеруімен жабылмайды, бұл бізді қызықтырады. Бұл аномалия микротолқынды золь-гель әдісі арқылы алынған манганиттер үшін байқалмайды, ол нанометр өлшемінің кристалдарын шығарады, ол Шеррердің рентген дифракциясы әдісімен анықталады [92, р.310].

Әртүрлі әдіспен алынған манганиттердегі магнетокалорлық әсер изотермиялық жағдайлардағы магниттік энтропия ретінде өлшенген изотермиялық магнитизация қисықтарын қолданып, температура дискретті жиынтығы үшін қолданбалы магнит өрісінің функциясы ретінде анықталды. MATLAB бағдарламасы магниттік өрістердің 1, 2, 3, 4 және 5 Т өзгерістері бар температураның функциясы ретінде магниттік энтропиядағы өзгерісті сандық есептеу үшін жасалды. Бұл бағдарлама Arrot графиктерін есептейді. MATLAB бағдарламасы келесі теңдеуді пайдаланады:

∆SM=H1H2∂M∂T∂H                                              (1)

Ол тек қайтымды термодинамикалық процестер үшін қатаң түрде әділ болатын ∆SM магнит энтропиясының өзгеруі үшін термодинамикалық теңдеу. Бұл теңдеу магниттік гистерезиспен байланысты қайтымсыз процестерді ескермейді. Екінші ретті магниттік ауысуларға қарағанда, бірінші ретті магнитоқұрылымдық ауысулар үшін қайтымсыз процестер анағұрлым көрсетілген [92, р.311].

18 – суретте 5 Т-ға дейінгі магнит өрісінің функциясы ретінде, СВЧ золь-гель, Печини золь-гель әдістерімен алынған La-Cа-Sr манганиттері үшін 250 К-нен 340 К-ге дейінгі температура диапазонында, планетарлық фрезерлеу арқылы қатты фазалық реакцияны және фрезерлеу арқылы қатты фазалық реакцияны изотермиялық магниттеулерді көрсетеді.

Магниттіліктің изотермиялық қисықтарында Кюри температурасынан төмен ферромагнитті сипат анық байқалады, онда магниттілік салыстырмалы шағын тіркелген магниттік өрістерде тез өседі және кейіннен магниттілік жоғары тіркелген магниттік өрістер үшін қанығу үрдісі бар. Алайда, ең көп тіркелген магнит өрісінде 5 Тл үлгілер әлі толық қанығуға жетпейді, және бұл әсер оның кристалдарының нанометриялық мөлшері есебінен микротолқынды золь-гель әдісімен синтезделген манганиттер үшін анағұрлым байқалады, бұл бөлшектер беттік анизотропия жасайды. Екінші жағынан, Кюри температурасынан жоғары изотермиялық магниттілік қисығы үшін магниттік өрісі бар сызықтық парамагнитті сипат байқалады. Кюри температурасының айналасында изотермиялық магниттілік қисықтары осы саладағы температурамен магниттіліктің тез өзгеруінен анағұрлым бөлінген.

Сурет 18 – (а) Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини золь-гель синтезі; (b) Печини золь-гель химиялық синтезі; (c) Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі; және (d) Аттритор диірменімен қатты денелі реакция арқылы алынған манганиттер үшін әртүрлі температураларда өлшенген, қоса берілген магниттік өріске қарсы магниттеу

19 – суретте Arrot аймақтары көрсетілген. Arrot аймақтары σ2 қарсы h/σ, мұнда σ - меншікті магниттелуі в (T2m6/kg2), ал H - магнит өрісінің қарқындылығы в (кг/м3). Кюри температурасын Арро учаскесінің басы арқылы өтетін Арро қисығының көмегімен анықтауға болады. Осылайша, Кюри температурасы 280 к, к 292, 292 к, а 301 К СВЧ золь-гель, Печини золь-гель, планетарлы диірменімен қатты фазалық реакция және Аттритор диірменімен қатты фазалық реакция көмегімен алынған манганиттері үшін анықталды. Сонымен қатар, Arrot аймақтарын және Банерджи критерийлерін бірлесіп пайдалану өту тәртібін анықтауға мүмкіндік береді. Банерджи өлшемі бойынша, егер Arrot қисықтарының баурайлары оң болса, екінші ретті магниттік өту, ал егер Arrot баурайлары теріс қисықтар болса, бірінші ретті магниттік өту. 15 – суреттегі Arrot графигінен барлық жағдайларда магниттік ауысудың екінші тәртібі бар, себебі қисықтың көлбеуі оң [92, р.311].

Сурет 19 – (а) Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини золь-гель синтезі; (b) Печини золь-гель химиялық синтезі; (c) Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі; және (d) Аттритор диірменімен қатты денелі реакция арқылы алынған манганиттер үшін Арроттың қисықтары (σ2 қарсы H/σ)

20 – суретте әр түрлі әдіспен алынған манганиттердің магнит энтропиясының қисықтары көрсетілген. Ең жоғары магнитті энтропия өзгерістер СВЧ золь-гель, Печини золь-гель, планетарлы диірменімен қатты фазалық реакция және диірменнің сарқылуына қатты фазалық реакция арқылы алынған манганиттер үшін 286 К, 295 К, 295 К және 301K температура кезінде орын алады, тиісінше Кюри температурасына жақын орналасқан (12 – сурет) термомагниттік қисықтардан анықталады. Максималды мән (∆SM) берілген магнит өрісінің ұлғаюына қарай артады. (C) макс. мәндер: 1.9, 5.3, 5.5 және 4.2×10-4 J/kgK СВЧ золь-гель, Печини золь-гель көмегімен алынған манганиттері үшін, планетарлық диірмен мен қатты фазалық реакция және тиісінше, магниттік өріс үшін 5 Т ауысымды атап өтуге болады.

Шыңның толық ені ∆=SM шыңның (FWHM) биіктігінің жартысына өлшенген шыңның ені ретінде анықталады. Бұл жағдайда термомагниттік қисықта магниттіліктің төмендеуі температура бойынша кеңінен таралады және (∆SM)max нақты айқындалмаған, әсіресе төменгі температуралы жағында. Мұндай сипат Кюри температурасының кристаллит өлшеміне тәуелділігінің пайда болуымен байланысты, кристаллит мөлшері шамамен он нанометрді құрайды. Бұл жүйе жақсы монодисперсті болмаса, онда Кюри температурасын бөлу және соның салдарынан максимумдарды тегістеу болады [92, р.311].

Сурет 20 – (а) Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини золь-гель синтезі; (b) Печини золь-гель химиялық синтезі; (c) Планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдісі; және (d) Аттритор диірменімен қатты денелі реакция арқылы алынған манганиттер үшін 10 kOe-ден 50 kOe-ге дейінгі өрістегі ∆SM (T) қисықтары

21 – суретте берілген магнит өрісіне байланысты салыстырмалы салқындату қуаты (RCP) көрсетілген.  RCP (∆SM)max (δTFWHM) туындысы ретінде анықталады, мұнда (δTFWHM) - FWHM сәйкес температура диапазоны [81].

RCP = (∆SM)maxδTFWHM                                                                 (2)

RCP ішінде берілген магниттік калориялық материалдың толық салқындату энергиясын өлшеу (J/kg). 17-суретте көрсетілгендей, ең жоғары RCP мәні Печин золь-гель, планетарлық диірмен, қатты фазалық реакция, Аттритор диірмені әдістерімен алынған манганитіне сәйкес келеді. Микротолқынды золь-гель әдісімен синтезделген манганиттің RCP анықталуы мүмкін емес, өйткені толық ені (∆SM)max жартысында анықталуы мүмкін емес [92, р.312].

RCP мәндері манганиттің химиялық құрамына, өлшеміне және бөлшектерінің өлшемдеріне байланысты. Өлшемі мен үлестірілуі өндіріс тәсіліне байланысты. Қатты фазалық реакция арқылы манганиттер Печини золь-гель әдісімен алынған манганиттеріне ұқсас бөлшектердің мөлшері бар, ал ∆SM қисықтары ең аз (∆SM)max RCP-дан төмен мән болып табылатын мән байқалады.

Сурет 21 – Манганиттердің магниттік өрісінің өзгеруіне байланысты салыстырмалы салқындату қуаты (RCP)

22 – суретте Печини золь-гель әдісімен синтезделген манганиттердің ұнтақтары мен SPS-шоғырландырылған таблеткалардың магниттік бойындағы икемділігі салыстырылады.

(∆SM)max мәндері 5,3×10-4 J/kgK және 5,16×10-4 J/kgK ұнтақтар мен SPS-біріктірілген таблеткалар үшін, тиісінше, магниттік өрісті өзгерту үшін алынды. Одан да маңызды болып табылады, бұл өте жақсы механикалық қасиеттері алмас дискімен кесу арқылы магнитті регенератор үшін манганит пластиналарын өндіруге мүмкіндік беретін SPS шоғырландыру арқылы алынған [92, р.312].

Сурет 22 – Золь-гель ұнтағы және агломерациялық ұшқандық плазма (SPS) үшін - 10 кОЕ-ге дейін 50 кОэ дейін қолданылатын ΔSM (T) қисықтары

Төрт түрлі әдістермен алынған La(Ca,Sr)MnO3 манганиттері орторомбты кристалдық жүйеде кристалданады және барлық жағдайларда таза манганит фазасы алынған. Химиялық әдістердің көмегімен алынған СЭМ микросурет нәтижесі бойынша қатты фазалық реакция әдісінің көмегімен алынған манганиттің тар гранулометриялық құрам бар. Микротолқынды сәулелену көмегімен Печини золь-гель синтезі, планетарлық диірмен қатысында қатты денелі реакция әдістермен алынған манганиттердің Кюри температурасы ~295 К құрады, ал Аттритор диірменімен алынған манганит үшін-301 К; осылайша бөлшектер өлшемі мен Кюри температурасы арасында корреляция табылған жоқ. Барлық сынамалар екінші ретті FM-PM фазалық өтуге сәйкес Аррот аймақтарында оң көлбеу берді. 5 Т магнит өрісінің өзгеруі үшін (∆SM)max мәндері 1,9, 5,3, 5,5 және 4,2×10-4 J/kgK, микротолқынды золь-гель, Печини золь-гель, планетарлы диірменімен қатты денелі реакция және тиісінше Аттритор диірменімен қатты денелі реакция көмегімен алынған манганит үшін құрайды.  Магнитті және магниткалориялық қасиеттердің ең жақсы нәтижелері, Печини золь-гель әдісімен синтезделген үлгілері және қатты денелі реакция әдістерімен (планетарлық диірменімен қатты денелі реакция) алынды. SPS әдісі ол белсенді магниттік регенеративті рефрижерацияда қолдану үшін біріктірілген қатты денелерді жасау мүмкін екенін көрсеткен [92, р.313].

3 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ

3.1 Бастапқы заттар және зерттеу әдістері

Перовксит типтес жаңа күрделі висмутты манганиттерді синтездеудің тиімді жолын іздестіру мақсатында 4 түрлі әдіс қолданылды. Әр түрлі әдістермен алынған жаңа күрделі висмутты манганиттердің құрамын анықтау мақсатында рентгендік фазалық зерттеу жүргізілді. Синтезделген күрделі оксидтерді идентификациялау және фазалық құрамын бақылау РФА әдісі арқылы жүргізілді. Золь – гель, цитратты – нитратты, Печини әдістері арқылы алынған күрделі висмутты манганиттерге сандық және сапалық талдау жүргізу мақсатында көп функционалды сканерлеуші электронды микроскобында зерттеу жүргізілді. Сонымен қатар Золь – гель, цитратты – нитратты, Печини әдістері арқылы синтезделген жаңа висмутты манганиттердің беттік қабатын зерттеу мақсатында оптикалық микроскопта да талдау жұмыстары жүргізілді. Висмутты манганиттердің термиялық тұрақтылығын анықтау мақсатында ТГА/ДСК талдамасы жасалды. Золь – гель, цитратты – нитратты, Печини әдістері арқылы алынған висмутты манганиттердің жылу сыйымдылықтары 1500ºС температураға дейін есептелді. Әр түрлі жиіліктерде Печини әдісімен синтезделген висмутты манганиттердің кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің температураға тәуелділігі зерттелді. Сондай-ақ, Печини әдісімен синтезделген Bi0,5Dy0,5MnO3 манганитінің 500 Oe және 50 Oe магниттік өрістеріндегі магниттелудің температураға тәуелділігіне M (T) зерттеу жұмыс жүргізілді.

3.2 Күрделі висмутты диспрозий манганиттерін синтездеу әдістері

BiхDy1-хMnO3 (x = 0.1 - 0.8) қосылыстарын синтездеу үшін салыстырмалы түрде төмендегі әдістер қолданылды [100]:

- қатты фазалы әдіс;

- золь – гель әдісі;

- цитратты – нитратты әдіс;

- Печини әдісі.

Бастапқы заттар ретінде Bi2O3, Dy2O3, Mn2O3  («х.т.») маркалы оксидтер және дистилденген су, лимон қышқылы қолданылды. Ал гель түзуші агенттер ретінде золь – гель әдісінде үш атомды спирт глицерин, цитратты – нитратты әдісте концентрлі азот қышқылы, ал Печини әдісінде мочевина қолданылды. Стехиометриялық есеппен алынған бастапқы заттар ең жоғарғы дәлдікпен аналитикалық таразыда өлшеніп, араластырылып, агат келісінде ұнтақталып, алунд тигеліне салынды.

3.3 Рентген фазалық талдау әдісі

Рентген фазалық талдау Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде СuКα-сәулесін пайдалау арқылы (U = 30 кВ, J  = 10 мА, айналу жылдамдығы секундына 1000 импульс, уақыт тұрақтысы  = 5 сек., 2θ бұрыштар интервалы  5 пен  900 аралығында болатын) фильтрмен сүзілген Miniflex 600 RIGAKU  құрылғысында жүргізілді. Рентгенографиялық әдістің көмегімен әр түрлі әдістермен алынған жаңа күрделі висмутты манганиттердің кристалдық тор сингониялары, ұяшық параметрлері, пикнометрлік және рентгенографиялық тығыздықтары салыстырмалы түрде зерттелді.

Жазықтықтар арақашықтығы Вульф-Брэгг теңдеуі бойынша есептелінді:

nλ =2d· sіnθ                                                                  (3)

мұндағы    λ – сәуленің толқын ұзындығы 1,5418 А;

n – сыну көрсеткіші;

θ – рентген сәулелерінің шағылысу және түсу бұрышы;

d – жазықтық арақашықтығы.

Сызықтардың қарқындылығы, ықтималдық сызығы бойыншы 100 баллды шкаламен есептеледі. Есептеулер PDXL/2 бағдараламын қолдану арқылы жүргізілді.

3.4 Күрделі висмутты диспрозий манганиттерінің тығыздықтарын анықтау

Синтезделініп алынған қоспалардың тәжірибелік тығыздықтары пикнометр әдісі бойынша анықталды. Индифферентті сұйықтық ретінде толуол таңдалып алынды. Себебі, ол зерттеліп отырған қосылыстарға химиялық инертті және оның тығыздығы температураға байланысты мүлдем аз өзгереді. 1 мл көлемді пикнометр және аналитикалық таразы пайдаланылды (0,0001 г дәлдікпен).

3.5 «Дискті центрифуга Disc Centrifuge™ фирмасының CPS» құрылғысымен  қосылыстардың өлшемдерінің таралуын өлшеу

CPS дискті центрифугасында қатты фазалы әдіспен алынған висмутты манганиттердің бөлшектерінің өлшемі анықталды.

CPS дискті центрифугасы 0,01 мен 40 мкм аралығында бөлшектердің өлшемін анықтауға мүмкіншілік береді. Центрифуга жүйесі 0,02 мен 30 мкм аралығындағы бөлшектердің өлшемін өлшеуде тиімді. Анализатор бөлшектердің өлшем бойынша таралуын сұйықтыққа толы айналмалы оптикалық  диск арқылы өлшейді. Тұнбаға түсу ішкі ортаның тығыздық градиентімен тұрақталады,  зерттеу нәтижесінің дұрыстығы әр өлшеудің алдында қолданылатын калибрлеуші стандарттың өлшемімен қамтамасыз етіледі. Әр өлшеудегі бөлшектердің концентрациясы үздіксіз өлшеу арқылы анықталады.

Сезімтал центрифугалық шөгінділердің бөлшектердің өлшемін зерттейтін анализатор бөлшектің 10 нм-ден 50 мкм-ге дейінгі кез-келген түрін өлшейді.

3.6 Күрделі висмутты диспрозий манганиттерін электронды микроскопия әдісі арқылы зерттеу

Золь – гель, цитратты – нитратты, Печини әдістері арқылы алынған висмутты манганиттерінің JEOL JED-2300 маркадағы сканерлеуші электронды микроскоп арқылы сынаманың бір нүктесі ауданының құрамын сандық және сапалық талдау жүргізілді.

Керамиканың беткі қабатының морфологиясын зерттеу үшін электрлік дифракцияның суреті жарықтаушы электрондық микроскопында алынды. Электрондық микроскопта зерттеу жүргізу үшін үлгілер агат ұнтақтағышында буталон астында үгіліп, аморфтық тесікті қабықпен жабылған мыс торына жағылды. Сурет модельдерін түзу бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы жүргізілді.

3.7 Күрделі висмутты диспрозий манганиттерінің беттік морфологиясын зерттеу

Золь – гель, цитратты – нитратты әдістері арқылы алынған висмутты манганиттерінің беттік қабаты Leica DM6000M металлография және материалтануға арналған автоматтандырылған оптикалық микроскобында зерттелген. Бұл микроскоп бірде-бір мәселені шешуcіз қалдырмайды. Шағылыстырылған жарықта және шағылысқан / берілетін жарықта ғана жұмыс істейтін қызметтері бар.

Жарықтандыру 100 Вт галогендік лампалармен жүзеге асырылады, сыртқы блокқа біріктірілген бір тұрақтандырылған электрмен қамтамасыз етіледі. Жіберілген / шағылыстырылған жарықпен ауыстыру, берілген жарықтың осі жағдайында, жарықтандыру параметрлерін автоматты түрде реттеуі бар бір түймені басу арқылы жүзеге асырылады.

Шағылыстырылған жарықтандырылған өріс және диафрагмалар диафрагмалары мен моторлы кодталған револьвердің 4 осі бойынша біріктірілген.

3.8 Термиялық анализ

Золь – гель, цитратты – нитратты, Печини әдістері арқылы алынған висмутты манганиттерінің термиялық тұрақтылығын анықтау  дифференциалды сканирлеуші  STA 409/PC/PG NETZSCH калориметрінде   азотты атмосферада жүргізілді. Ваккум тереңдігі – 1Па,  азоттың тазалығы - 99,995%, О2-нің құрамы 0,05%.

Дифференциалды сканирлеуші  калориметр көмегімен 298-1000 K аралығындағы қосылыстардың термиялық қасиеттері зерттелді. Қосылыстардың термиялық сипаттамалары бойынша бөлінуі құрылыстық жүйемен толықтай сәйкес келеді.

3.9 Манганиттердің жылу сыйымдылығын анықтау әдістемесі

Синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің меншікті жылу сыйымдылығы LabSys Evo дериватографында  15000С температураға дейін өлшенді. LabSys Evo - ең жақсы сезімталдыққа ие және DTA/DSC/TG талдау дәлдігі жоғары заманауи дериватограф.

Жылу сыйымдылықты ср, Дж·г-1·К-1 келесі формула арқылы есептейді:

cp=m-1Cp=m-1dQdTp,                                             (4)

Мұнда m – үлгі массасы, г;

Cp – жылу сыйымдылық, Дж·г-1·К-1;

dQ – материал температурасын dT, K  көрсететін Дж, жылу мөлшері.

Төменгі индекс изобаралық үрдісті көрсетеді.

(dQ/dT) шамасын қыздыру жылдамдығы (dQ/dT), К·с-1  мен жылу ағыны  (dQ/dT) арқылы белгілеп, келесі теңдеу арқылы есептейді:

dQdT=dTdt-1∙dQdt,                                                  (5)

мұнда t – уақыт, с.

Фазалық ауысу кезінде жылу сыйымдылықта жұтылу пайда болады. Жылудың бір бөлігі жоғары энергиялы заттың түзілуіне жұмсалады және температураның ұлғаюына пайдаланылмайды. Сондықтан, осы әдіс арқылы меншікті жылусыйымдылықты анықтау фазалық ауысу аймағынан тыс іске асырылады.

Әрбір сынақ қыздыру жылдамдығы бірдей үш сынақтан тұрады (23 – сурет):

- бос тәжірибе (бос тигельдер);

- калибрлеуші тәжірибе (тигельдегі калибрлеуші зат және бос тигель);

- үлгімен тәжірибе (тигельдегі үлгі және бос тигель).

Сурет 23 – Меншікті жылу сыйымдылықты өлшеу үшін ДСК қисықтарының сызанұсқалық суреті

Сатылап сканерлеу әдісі. Сатылап сканерлеу әдісінде сканерлеуші температура диапазонын бірнеше интервалдарға бөледі және әрбір интервал үшін жоғарыдағы үш сынақты іске асырады. Жылу ағынының қисығын интегралдау арқылы осы интервалды жұмсалған толық жылуды ΔQ алады. Толық жылудың ΔQ температура интервалының шамасына ΔT қатынасы меншікті жылу сыйымдылыққа пропорционалды (І теңдеу):

msp∙cpsp∞∆Qүлгімен тәжірибе∆Tp-∆Qбос тәжірибе∆Тр ,                         (6)

msp∙cpcal∞∆Qкалибрлеуші тәжәрибе∆Tp-∆Qбос тәжірибе∆Tp                      (7)

мұндағы жоғары индекстер: sp – үлгі, cal  – калибрлеуші зат.

3.10  Күрделі оксидті әдісімен алынған висмутты манганиттің  термодинамикалық қасиеттерін есептеу

Бейорганикалық  заттардың  термодинамикалық  қасиеттерін  тәжірибе  жүзінде  анықтау   үшін   қымбат,  күрделі  құрал – жабдықтар   қажет  және  көптеген  қиын  тәжірибелер  жүргізу  керек. Тәжірибе  жүзінде  заттардың тұрақсыздығына,  агрессивтілігіне,  бағалы заттардың  қажеттігі  сияқты  тағы  басқа  да  қиыншылықтар  кездеседі.

Сондықтан, бейорганикалық  заттардың  термодинамикалық  қасиеттерін  анықтауда  көптеген  есептеулерді  қолдану  тиімді.  Есептеу  әдістері мен  тәжірибелік әдістердің айырмашылығы өте аз.  Қазіргі  кезде  термохимиялық  және  термодинамикалық  тұрақтыларды  есептеу  үшін  әртүрлі  әдістер  берілген. Тиімді әдіспен синтезделген манганиттердің термодинамикалық қасиеттерін жартылай эмпирикалық [101, 102]  әдістермен есептелді.

3.11 Печини әдісімен алынған висмутты манганитттердің диэлектрлік өткізгіштігінің температураға тәуелділігін зерттеу

Диэлектрлік сезімталдықты өлшеу 20 Гц – 2 МГц жиілік диапазонында жұмыс істейтін “Agilent E4980A” диэлькометриялық құрылғысымен жүргізілді. Құрылғы бірнеше жиіліктегі көрсеткіштерді бір уақытта алуға мүмкіндік береді. Жиіліктерді жинау өлшеу алдында жүргізіледі. PPMS-9 өлшеу кешені осы шамалардың өзгеру жылдамдығының жоғары біртектілігі бар температура мен магнит өрісін реттеуді қамтамасыз етеді.

Нәтижелер файлға алты бағанға уақыт (секундта), температура (кельвинада), магниттік өріс (эрстедта), жиілік (герцта), электр сыйымдылығы (Фарада) және шығын тангенсі (өлшемсіз) жазылады.

Әр түрлі жиіліктерде алынған екі үлгінің кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің  (Bi0.1Dy0.9MnO3, Bi0.5Dy0.5MnO3 температуралық тәуелділігі конденсаторлы әдіс арқылы зерттелді.

3.12 Қатты фазалы әдіспен алынған композиттің электрондық магниттік резонанс спектрлерін өлшеу

Электрондық магниттік резонанс спектрлері (ЭМР) ωMWF = 9.48 GHz жиілігінде әрекет ететін Bruker ELEXSYS-II E500 CW-EPR спектрометрімен өлшенді. Резонанстық өлшеу 80−500K температура аралығында жүргізілді.

X-Band ELEXSYS-II құрылғылары SuperX мүмкіндігімен және жаңа сигнал өңдеу блогымен (SPU) жабдықталған. SuperX таңдалған жоғары қуатты, өте төмен шулы Dual Gunn көзін және өте жоғары Q қуысын қамтиды.  SPU - заманауи CW-EPR жүйесіндегі барлық алу режимдерін қамтамасыз ететін жоғары интеграцияланған құрылғы. Барлығы 8 сигналды енгізу арналарымен және әртүрлі триггер режимдерімен стандартты EPR репертуарына кірмейтін тәжірибелерді де меңгеруге болады. SuperX жүйесімен сезімталдықты жақсартудың бір көрінісі мұнда стандартты қуыстағы Cu²⁺ гистидиннен (сол жақта) және SuperX жүйесімен (оң жақта) алынған спектрлер үшін көрсетілген. Стандартты қуысы бар әлсіз және ақпаратсыз спектр ретінде пайда болған нәрсе - бұл жаңа SuperX жүйесімен анық және жақсы шешілген спектр.

3.13 Көп компонентті висмутты манганиттің магниттелуінің температураға тәуелділігін зерттеу

Қатты денелердің және наноқұрылымдарының магниттік қасиеттерін зерттеуге арналған MPMS-XL қондырғысында Печини әдісімен синтезделген манганиттердің магниттік  қасиеттеріне зерттеу жүргізілді. Осы қондырғы үшін өлшеудің температуралық диапазоны 1.9-ден 400 К-ге дейін құрайды. Қосымша Жоғары температуралы ендірмені пайдалана отырып, бұл диапазонды 800 К дейін кеңейтуге болады. Қондырғы электр қасиеттерін өлшеуге, оптикалық өлшеулерді жүргізуге және үлгінің айналуына арналған қосымша ендірмелер жиынтығымен жабдықталған. Bi0.5Dy0.5MnO3 қосылысының 4К температурадағы магниттелуіне зерттеу жүргізілді. Сонымен қатар 500 Oe және 50 Oe магнит өрістеріндегі магниттелудің температураға тәуелділігі зерттелді. 10К температурада өлшенген BiхDy1-хMnO3 (х = 0,1 және 0,4) қосылысының магниттелуінің M магнит өрісіне H тәуелділігі зерттелді. Қисықтар SQUID магнитометрінің көмегімен әлсіз магниттік өрістерде алынды.

4 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ

4.1 Висмутты диспрозий манганиттерінің синтезі, құрылысы және физика-химиялық, магниттік қасиеттері

Бұл тарауда қатты фазалы және золь – гель әдістері арқылы висмутты диспрозий манганиттерін синтездеу жолы, алынған қосылыстарды рентгендік фазалық талдау, калориметрия, электрондық микроскоп, оптикалық микроскоп, термиялық анализ сияқты алдыңғы қатарлы физика-химиялық әдістерінің нәтижелері қарастырылады. Сонымен қатар, термиялық анализ нәтижелері арқылы, күрделі аралас оксидтердің синтездеу жағдайы Тамман шартына сәйкесті анықталып, жаңа висмутты диспрозий манганиттерінің қосылыстары синтезделді, олардың кристалдық тор симметриясы, элементар ұяшықтарының параметрлері анықталған және калориметриялық әдіспен жылу сыйымдылықтары мен термодинамикалық функциялары есептелінді. Синтезделген жаңа құрамды материалдардың жылусыйымдылығының температураға тәуелділігі зерттелген. Седиментациялық әдіс бойынша висмутты диспрозий манганиттері ұнтақтарының көлем шамалары зерттелді. Электронды микроскоп әдісімен қосылыстардың микродифракциялық көріністері, иондардың орналасу жағдайлары қарастырылған, сонымен қатар, оптикалық микроскоп құрылғысында қосылыстардың беттік қабатының морфологиясы анықталды.

4.2 Висмутты диспрозий манганиттердің қатты денелі синтезі

Висмутты диспрозий манганиттерін қатты денелі әдіспен синтездеу бастапқы заттар қоспасының келесі реакциялар бойынша әрекеттесуі арқылы іске асырылды:

0.5(Dy2O3 + 5Mn2O3) → DyMn2O5 +Mn3O4                     (8)

Бастапқы заттар ретінде висмут (ІІІ) және марганец (ІІІ) оксидтерінің анализ үшін таза маркасымен, диспрозий оксидінің химиялық таза маркасы қолданылды [103]. Стехиометриялық есептелінген үлгілерді ең жоғарғы дәлдікпен аналитикалық таразыда өлшеніп, араластырылып, агат келісінде ұнтақталып, бастапқы реактивтерді планетарлы шарлы диірменде механикалық белсенділендіріп, алунд тигеліне салынды. Ары қарай синтездеу жағдайы Тамман шарты бойынша, реактивтердің балқу температурасына жеткізбей (600-1100˚С), фазалар бірдей күйде болатын жағдайда муфель пешінде күйдірілді. Күйдірілген үлгілер пештің суу  режимінде салқындатылды.

- DyMn2O5+Mn3O4 композитін алу үшін бастапқы заттардың қоспасын агат келісінде үгітіп, шарлы планетарлы диірменде механикалық белсенділендіріп, алунд тигеліне салып, муфель пешінде 6 саты бойынша күйдірілді: І саты –  6000С, ІІ - саты – 7000С, ІІІ - саты 8000С, ІV - саты 9000С, V - саты 10000С, VІ - саты 11000С, жалпы күйдіру уақыты 39 сағат [103, р.604].

- Bi2Mn4O10+DyMnO3 композитін алу үшін бастапқы заттардың қоспасын агат келісінде үгітіп, шарлы планетарлы диірменде механикалық белсенділендіріп, алунд тигеліне салып, муфель пешінде 4 саты бойынша күйдірілді: І саты –  6000С, ІІ - саты – 7000С, ІІІ - саты 8000С, ІV - саты 9000С, V - саты 10000С, VІ - саты 11000С жалпы күйдіру уақыты 33 сағат.

Әр сатының арасында агат келісінде үгітілді және пештің суу режимінде суытылып отырды. Түзілген қосылыстың құрамы РФА әдісімен анықталды.

4.3 Висмутты диспрозий манганиттерін золь-гель әдісімен синтездеу

Бұл синтез әдісінде де металл оксидтері де қолданылды. Оксидтердің қажетті мөлшері дистилденген суда ерітілді. Алынған ерітіндіге гель құраушы агенттер ретінде лимон қышқылы мен глицерин (2:3) қосылды. Содан кейін алынған ерітіндіні электр пешінде артық суды булау және тұтқыр гельді алу үшін тұрақты араластыра отырып электр плитасында қыздырдық. Гель 100°С кезінде кептірілді және қажетті ұнтақ алу үшін 10 сағат ішінде 500°С кезінде қыздырылды. Ұнтақтар гомогенді қоспаны алу үшін агат келісінде ұсақталған. Содан кейін олар 9 сағат ішінде 700-1000°С температурасында тигеліне салынып, муфель пешінде күйдірілді. Әр сатының арасында агат келісінде үгітілді және пештің суу режимінде суытылып отырды. Түзілген қосылыстың құрамы РФА әдісімен анықталды. Осылайша золь-гель әдісімен висмутты-манганиттер синтезделді (24 – сурет) [104, 105].

4.4 Висмутты диспрозий манганиттерін цитратты - нитратты әдіс арқылы синтездеу

Золь - гель әдісі сияқты оксидтердің қоспасы дистилденген суда ерітілді. Алынған ерітіндіге еріткіш ретінде азот қышқылы қосылды. Реакциялық орта ретінде лимон қышқылын оксидтермен 1:2 қатынасындағы мөлшері қолданылды. Осылайша, HNO3 ерітіндісінің жеткілікті көлемі қосылыстардың рН=7 үшін қосылды. Содан кейін алынған ерітіндіні 100°С температурада электр пешінде артық суды булау және тұтқыр гельді алу үшін тұрақты араластыра отырып электр плитасында қыздырдық. Ұнтақ алу үшін 10 сағат ішінде 500°С кезінде қыздырылды. Қоспада бастапқы оксидтердің болуы 700-800°С температурасында сақталады. Бұл ретте температураның өсуімен марганец үлгінің құрамында тотығу дәрежесі әртүрлі оксидтер қоспасы түрінде бола отырып, белсенді қалпына келтіріледі. Висмут оксиді 800-900°С тепературада 8 сағат қыздырғанда диспрозий манганиті негізіндегі қатты ерітіндінің құрылымына кіреді, 900°С дейін диспрозий оксиді немесе гидроксид түрінде қалады, осыдан кейін реакцияға түседі. Манганиттерді түпкілікті жылумен өңдеу муфельді 3 сағат бойы 1000°С температурада жүргізілді. Жаңа фазаның пайда болуы 1000°С температурада аяқталады (25 – сурет) [106].

4.5 Висмутты диспрозий манганиттерін Печини әдісімен синтездеу

Бастапқы заттар ретінде Dy2O3 (99,9%) Bi2O3 (99,9%) Mn2O3 (99,9%) падаланылды, оксидтердің қажетті мөлшері жеке-жеке азот қышқылында ерітілді. Содан кейін оксидтердің ерітіндісіне мочевинаның қажетті мөлшері қосылды. Содан кейін ерітіндіні 100°С температураға дейін электр пешінде гельң пайда болғанша қыздырылды. Алынған гель 10 сағат ішінде 600°С температурада, ал 700-800°С температурада 5 сағат ішінде қара ұнтақты ала отырып, муфельді пеште күйдірілді. Соңында, алынған ұнтақ 800-900°С 2 сағат ішінде муфель пешінде күйдірілді (26 – сурет) [107, 108].

Dy2O3

Bi2O3

Mn2O3

Дистилденген сумен араластыру

1000C – та кептіру

5000C температурада 10 сағат қыздыру

Агат келісінде ұнтақтау

Лимон қышқылы+глицерин

7000C, 8000C температураларында 5 сағат қыздыру

10000C температурада 4 сағат қыздыру

Өнім

Сурет 24 – Золь-гель әдісінің сызбанұсқасы

Dy2O3

Bi2O3

Mn2O3

Дистилденген сумен араластыру

1000C – та кептіру

5000C температурада 10 сағат қыздыру

Агат келісінде ұнтақтау

Лимон қышқылы+ HNO3

7000C, 8000C температураларында 8 сағат қыздыру

10000C температурада 3 сағат қыздыру

Өнім

Сурет 25 – Цитратты - нитратты әдісінің сызбанұсқасы

Bi2O3

Mn2O3

Dy2O3

HNO3

HNO3

HNO3

Металл нитратының ерітінділерін араластыру

1000C – та кептіру

6000C температурада 10 сағат қыздыру

Агат келісінде ұнтақтау

Мочевина қосу

700- 8000C температурада 5 сағат қыздыру

9000C температурада 2 сағат қыздыру

Өнім

Сурет 26 – Печини әдісінің сызбанұсқасы [109]

Осылайша 4 әдіс бойынша висмутты диспрозий манганиттері синтезделді. Қатты денелі, золь-гель және цитратты - нитратты әдістер бойынша  Bi0.1Dy0.9MnO3 және Bi0.5Dy0.5MnO3 құрамды висмутпен допирленген диспрозий манганиттері синтезделді, ал Печини әдісі бойынша BiхDy1-хMnO3 (x = 0.1 - 0.8) құрамды 6 қосылыс синтезделді. Төрт әдістің ішіндегі тиімдісі Печини әдісі болып табылады, өйткені бұл әдістің айырмашылығы – біріншіден, энергияның үнемделуі, екіншіден төменгі температурада аз уақыт көлемде фазаның түзілуі.

Синтезделген жаңа күрделі манганиттердің барлығы рентгенографиялық әдіспен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде Кешенді химия-биологиялық ғылыми – зерттеу орталығында «Rigaku» (MiniFlex/600) Рентендік құрылғысында анықталды.

4.6 Висмутты диспрозий манганиттерінің рентгенографиялық зерттеулері

Синтезделініп алынған құрамдары біртекті қосылыстар Miniflex 600/ Rigaku құрылғысында: U=30кВ, Ni – фильтр, І=10 мА, айналу жылдамдығы секундына 1000 жиілік, уақыт тұрақтылығы τ=50сек., бұрыш аралығы 2θ, 100-тан 900-қа дейін болатын, СuKα - сәулесі арқылы рентгенофазалық анализ әдісімен анықталды [110-115].

Индицирлеу нәтижелерінің дұрыстылығы тәжірибелік және есептеу жұмыстары арқылы алынған 104/d2 шамаларының бір-біріне сәйкес келуі арқылы, сонымен қоса рентгендік және пикнометрлік тығыздықтарының сай келулері арқылы тексерілді. Әрбір синтезделген висмутты диспрозий манганиттерінің тығыздықтары жеке-жеке 4-5 рет өлшеніп, орта мәні шығарылды. Күрделі висмутты диспрозий манганиттерін рентгендік индицирлеу нәтижелері А-В қосымшаларында берілген.

Висмутты диспрозий манганиттерін рентгенографиялық бақылау барысында алғашқы бірінші сатысынан кейінгі түсірілген рентгенограммадан үлгілердің аморфты күйде екендігі, кристалдану процесі басталмағандығын, қатты фазалы реакцияның жүрмегендігін байқадық. Бірінші түсірілген рентгенограммадан кейін бастапқы компоненттердің процесінің аяқталуының және үлгі аморфты күйден, кристалдану процесіне өту үшін қатты фазалы реакцияның жүруін және синтез уақытын ұзарту қажеттігін байқатты. Екінші және үшінші сатыда, яғни 700-900°С аралығында синтезделген күрделі манганиттердің рентгендік бақылау барысында біздің кейбір үлгілеріміз аморфты күйдің төмендегенін, кристалдану процесінің толығымен жүру кезеңінде екендігі, қатты фазалы реакцияның жүру кинетикасы төмен екенін байқатты (27 – 28 суреттер). Сонымен қатар, төменде көрсетілген (29 – 38 суреттер) рентгенограммадан үлгілердің аморфты күйден толығымен поликристалды күйге ауысқанын, дербес фазаның толығымен түзілгені дәлелденді.

Сурет 27 – Қатты фазалы әдіс арылы синтезделген DyMn2O5-Mn3O4 композитінің дифрактограммасы

А қосымшасында қатты фазалы әдіспен синтезделген композитті қосылыстардың тәжірибе жүзінде және есептеу жұмыстары арқылы алынған 104/d2 шамаларының өзара сәйкес келетінін көруге болады. Бұл индицирлеу нәтижелерінің негізінде жаңа синтезделініп алынған күрделі манганиттердің сингония түрлері және элементарлы ұяшықтардың параметрлері (3 – кесте) анықталды.

Сурет 28 – Қатты фазалы әдіс арылы синтезделген DyMnO3 - Bi2Mn4O10 композитінің дифрактограммасы [103, р.604]

Сурет 29 – Золь – гель әдісі арылы синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің дифрактограммасы

Ә қосымшасында золь - гель әдісімен синтезделген BiхDy1-хMnO3 (x = 0.1, 0.5) манганиттерінің тәжірибе жүзінде және есептеу жұмыстары арқылы алынған 104/d2 шамаларының өзара сәйкес келетінін көруге болады. Золь - гель әдісімен синтезделген манганиттердің рентгенограммаларын индицирлеудің нәтижелері бойынша орторомбты құрылымы бар екенін көрсетеді. Бұл индицирлеу нәтижелерінің негізінде жаңа синтезделініп алынған күрделі манганиттердің сингония түрлері және элементарлы ұяшықтардың параметрлері 4 – кестеде көрсетілген.

Сурет 30 – Золь – гель әдісі арқылы синтезделген Bi0.5Dy0.5MnO3 манганитінің дифрактограммасы

Б қосымшасында цитратты - нитратты әдіспен синтезделген BiхDy1-хMnO3 (x = 0.1, 0.5) манганиттерінің тәжірибе жүзінде және есептеу жұмыстары арқылы алынған 104/d2 шамаларының өзара сәйкес келетінін көруге болады. Цитратты - нитратты әдіспен синтезделген манганиттердің рентгенограммаларын индицирлеудің нәтижелері бойынша орторомбты құрылымы бар екенін көрсетеді. Бұл индицирлеу нәтижелерінің негізінде жаңа синтезделініп алынған күрделі манганиттердің сингония түрлері және элементарлы ұяшықтардың параметрлері 5 – кестеде көрсетілген.

Сурет 31 – Цитратты - нитратты әдіс арқылы синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің дифрактограммасы

Сурет 32 – Цитратты - нитратты әдіс арқылы синтезделген Bi0.5Dy0.5MnO3 манганитінің дифрактограммасы

Сурет 33 – Печини әдісі арқылы синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің дифрактограммасы

Сурет 34 – Печини әдісі арқылы синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің дифрактограммасы

Сурет 35 – Печини әдісі арқылы синтезделген Bi0.3Dy0.7MnO3 манганитінің дифрактограммасы

Сурет 36 – Печини әдісі арқылы синтезделген Bi0.4Dy0.6MnO3 манганитінің дифрактограммасы

Сурет 37 – Печини әдісі арқылы синтезделген Bi0.5Dy0.5MnO3 манганитінің дифрактограммасы

Сурет 38 – Печини әдісі арқылы синтезделген Bi0.8Dy0.2MnO3 манганитінің дифрактограммасы

В қосымшасында Печини әдісімен синтезделген висмутты диспрозий манганиттерінің тәжірибе жүзінде және есептеу жұмыстары арқылы алынған 104/d2 шамаларының өзара сәйкес келетінін көруге болады. Бұл индицирлеу нәтижелерінің зерттеліп отырған Печини әдісімен синтезделген манганиттердің  х =0.1 және 0.2 болғанда орторомбты сингонияда кристалданатынын, х =0.3 болғанда тетрагональді сингонияда кристалданатынын,  х =0.8 болғанда кубты сингонияда кристалданатынын,  ал  формуладағы бірлік санынының сингонияға сәйкес өзгеріп отыратындығы анықталды. Висмут үлесінің көбеюімен манганит сингониясының өзгеруі әдебиеттік мәліметтерге сәйкес келеді. Нәтиженің дәлдігі рентгендік және пикнометрлік тығыздықтардың жуық мәндегі сәйкестігі дәлелдейді. Заттардың экспериментальді тығыздықтары пикнометр әдісі бойынша толуолда анықталды, нәтижесі 6 – кестеде келтірілген.

4.7 Күрделі висмутты диспрозий манганиттерінің тығыздықтарын есептеу

Синтезделген манганиттердің рентген фазалық зерттеу әдісі арқылы анықталған тығыздықтарының дұрыстығын тексеру мақсатында салыстырмалы түрде пикнометрлік әдісті қолдандық. Пикнометрлік әдістің жүру барысы:

- бос пикнометрдің массасы өлшенді (Мо ),

- пикнометр дистилденген сумен қосқандағы массасы өлшенді (М1),

- пикнометрлік сұйықпен (толуолмен) қосқандағы массасы өлшенді (М2),

- пикнометр зерттелетін затпен қосқандағы массасы өлшенді (М3),

- зерттелетін заттың үстіне пикнометрлік сұйық құйылып өлшенді (М4).

Содан кейін заттың тығыздығы мына формуламен анықталды:

(10)

мұндағы: ρ1 -20С температурадағы судың тығыздығы (0,9983г/см3)

ρ2- пикнометрдегі сұйықтың тығыздығы.

Пикнометрлік сұйықтың тығыздығы келесі формуламен анықталады:

(11)

Рентгендік тығыздықты дайын формула бойынша алынған рентгенографиялық мәліметтерді қолданып есептедік:

(12)

мұндағы: Z –  формуладағы бірлік саны

Vтор – элементар ұяшықтың көлемі

Mс – қосылыстың молекулярлы салмағы.

2 – 5 кестелерде әр түрлі әдіспен синтезделген манганиттердің  сингония түрлері және  элементарлы ұяшықтардың параметрлерімен қатар салыстырмалы тығыздықтары келтірілген. Қосылыстардың а параметрлері бастапқы δ­Bі2O3 кристалдық ұяшық параметрлерімен сәйкес келеді, с параметрлерінің мәні~13Å сығылуы висмут катиондарының иондық радиустарының кеңеюімен байланысты.

Кесте 3 – Қатты фазалы әдіспен синтезделген манганит композиттерінің  сингония түрлері және  элементарлы ұяшықтардың параметрлері

| № | Қосылыс | Сингония түрі | а | в | с | Vэл.ұ, Å3 | Z | ρрент. г/см3 | ρпикн. г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DyMn2O5 | Орторомбты | 7.377 | 8.523 | 5.702 | 358.5 | 4 | 7.74 | 7.72 |
|  | Mn3O4 | Тетрагональді | 5.759 | 5.759 | 9.456 | 313.68 | 4 | 6.59 | 6.57 |
| 2 | Bi2Mn4O10 | Орторомбты | 7.474 | 8.556 | 5.821 | 372.09 | 4 | 7.12 | 7.24. |
|  | DyMnO3 | Орторомбты | 5.272 | 5.795 | 7.380 | 372.265 | 4 | 7.82 | 7.5 |

4 – кестеде золь – гель әдісімен синтезделген манганиттердің  сингония түрлері және  элементарлы ұяшықтардың параметрлерімен қатар салыстырмалы тығыздықтары келтірілген.

Кесте 4 – Золь - гель әдісімен синтезделген манганиттердің  сингония түрлері және  элементарлы ұяшықтардың параметрлері

| № | Қосылыс | Сингония түрі | а | в | с | Vэл.ұ, Å3 | Z | ρрент. г/см3 | ρпикн. г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi0,1Dy0,9MnO3 | Орторомбты | 5.27 | 5.83 | 7.38 | 227.26 | 4 | 7.76 | 7.75 |
| 2 | Bi0,5Dy0,5MnO3 | Орторомбты | 7.29 | 8.48 | 5.72 | 354.229 | 4 | 7.4 | 7.8 |

Кесте 5 – Цитратты – нитратты әдіспен синтезделген манганиттердің  сингония түрлері және  элементарлы ұяшықтардың параметрлері

| № | Қосылыс | Сингония түрі | а | в | с | Vэл.ұ, Å3 | Z | ρрент. г/см3 | ρпикн. г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi0,1Dy0,9MnO3 | Орторомбты | 5.83 | 5.27 | 7.38 | 227.38 | 4 | 7.758 | 7.76 |
| 2 | Bi0,5Dy0,5MnO3 | Орторомбты | 7.44 | 8.50 | 5.73 | 363.11 | 4 | 7.29 | 7.3 |

Кесте 6 – Печини әдісімен синтезделген манганиттердің  сингония түрлері және  элементарлы ұяшықтардың параметрлері

| № | Қосылыс | Сингония түрі | а | в | с | Vэл.ұ, Å3 | Z | ρрент. г/см3 | ρпикн. г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi0,1Dy0,9MnO3 | Орторомбты | 7.54 | 8.52 | 5.78 | 372.09 | 2 | 7.12 | 7.6 |
| 2 | Bi0,2Dy0,8MnO3 | Орторомбты | 5.80 | 7.39 | 5.27 | 232.2 | 1 | 7.76 | 7.8 |
| 3 | Bi0,3Dy0,7MnO3 | Тетрагональ | 7.72 | 7.72 | 5.63 | 336.60 | 1 | 8.99 | 8.8 |
| 4 | Bi0,4Dy0,6MnO3 | Орторомбты | 7.53 | 6.43 | 6.17 | 299.52 | 2 | 6.75 | 7.16 |
| 5 | Bi0,5Dy0,5MnO3 | Орторомбты | 7.54 | 8.52 | 5.76 | 370.71 | 1 | 7.146 | 7.69 |
| 6 | Bi0,8Dy0,2MnO3 | Кубты | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 164.23 | 1 | 8.64 | 8.63 |

Синтезделген манганиттердің рентген фазалық зерттеу әдісі мен пикнометрлік әдістері арқылы анықталған тығыздықтарының сәйкес келуі зерттеу нәтижелерінің дұрыстығын дәлелдейді.

4.8 Манганит ұнтақтарының өлшемдерінің таралуын өлшеу

Манганиттердің дұрыс абсолютті өлшемін анықтау үшін CPS disc centrifuge құрылғысы қолданылды. Бұл әдіс бөлшектердің сыртқы келбеті өлшенген мәндерін және әдеби тығыздықтарды қажет етпейді. Бұл әдістің принципі бөлшектердің тығыздығы есептеу үшін сызықтық регрессиялық талдау пайдалана тұтқырлығы түрлі және тығыздығы сұйықтықтарға өзгертілген бөлшектердің жылдамдығы седиментация болып табылады. Бұл дискілі центрифуга оңай өлшенетін параметрлерінің шағын жиынды пайдаланып, кем дегенде екі өлшемдері бар бөлшектердің тығыздығын тез анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, модельдің дұрыстығы тығыздығы белгілі бөлшектерін пайдалана отырып есептеледі. Седиментациялық әдіс бойынша манганит ұнтақтарының  көлем шамалары зерттелді. Зерттеу нәтижесі бойынша манганиттердің өлшемі 0,4729 – 0,5296 микрон аралығында байқалатыны (39, 40 сурет) анықталды (7 – кесте).

Сурет 39 – Золь-гель әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің бөлшектерінің өлшем бойынша таралуы

Сурет 40 – Золь-гель әдісімен синтезделген Bi0.5Dy0.5MnO3  манганитінің бөлшектерінің өлшем бойынша таралуы

Кесте 7 – Золь-гель әдісімен синтезделген манганит бөлшектерінің өлшемі және спектр сызығының жартыені

| № | Қосылыс | Пик, μm | Спектр сызығының жартыені |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi0.1Dy0.9MnO3 | 0,4729 | 0,8844 |
| 2 | Bi0.5Dy0.5MnO3 | 0,5296 | 0,9199 |

Зерттеу нәтижесі бойынша золь-гель әдісімен синтезделген манганиттердің ұнтақтары микроөлшемде таралатындығы анықталды [116].

4.9 Күрделі висмутты диспрозий манганиттерін электронды микроскоп арқылы зерттеу мәліметтері

Золь-гель әдісімен интезделген манганиттердің  үлгілерінің микроқұрылымдары сканерлейтін электрондық микроскоп көмегімен x10 000 дейін жақындатып және элементтік талдау жүргізу мүмкіндігімен зерттелді. Алынған үлгілердің фотосуреттері 41 – 42 – суреттерде көрсетілген.

Бұл допирлеу деңгейіне байланысты бөлшектердің мөлшерінің ұлғаюы үлгілердің балқу температурасының өзгеруімен байланысты, бұл сілтілі жер металдар катиондарының құрамының артуын азайтады. Хартон және т.б. (2002) деректері бойынша, бұл агломерация және бөлшектің өсуі әсерінен сұйық фазалық процестерге әкеліп соғады. Алынған үлгілердің беттік қабатында көрініп тұрғандай 1 – 100 мкм кристалдардан тұратын тығыз құрылымдар бар.

а) 100 есе ұлғайту

ә) 500 есе ұлғайту

Сурет 41 – Золь – гель әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің микросуреті, бет 1.

б) 5 000 есе ұлғайту

в) 10 000 есе ұлғайту

Сурет 41, бет 2.

Сурет 42 – Золь – гель әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің құрамына сандық талдау – ЭДС микроанализ.

Цитратты - нитратты әдіспен синтезделген манганиттердің  үлгілерінің микроқұрылымдары сканерлейтін электрондық микроскоп көмегімен x2000 дейін жақындатып және элементтік талдау жүргізу мүмкіндігімен зерттелді. Алынған үлгілердің фотосуреттері 43 – 44 – суреттерде көрсетілген.

а) 100 есе ұлғайту

Сурет 43 – Цитратты - нитратты әдіспен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің микросуреті, бет 1

ә) 2000 есе ұлғайту

Сурет 43, бет 2

Сурет 44 – Цитратты - нитратты әдіспен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің құрамына сандық талдау – ЭДС микроанализ

Печини әдісімен синтезделген манганиттердің үлгілерінің микроқұрылымдары сканерлейтін электрондық микроскоп көмегімен x2000 дейін жақындатып және элементтік талдау жүргізу мүмкіндігімен зерттелді. Алынған үлгілердің фотосуреттері 45 – 52  – суреттерде көрсетілген.

а) 100 есе ұлғайту

ә) 500 есе ұлғайту

Сурет 45 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің микросуреті, бет 1

б) 2000 есе ұлғайту

Сурет 45, бет 2

Сурет 46 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің құрамына сандық талдау – ЭДС микроанализ

а) 100 есе ұлғайту

ә) 500 есе ұлғайту

Сурет 47 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің микросуреті, бет 1

б) 1500 есе ұлғайту

в) 5 000 есе ұлғайту

Сурет 47, бет 2

Сурет 48 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің құрамына сандық талдау – ЭДС микроанализ

а) 100 есе ұлғайту

Сурет 49 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.3Dy0.7MnO3 манганитінің микросуреті, бет 1

ә) 100 есе ұлғайту

б) 3000 есе ұлғайту

Сурет 49,  бет 2

в) 5 000 есе ұлғайту

Сурет 49,  бет 3

Сурет 50 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.3Dy0.7MnO3 манганитінің құрамына сандық талдау – ЭДС микроанализ

а) 2 000 есе ұлғайту

ә) 10 000 есе ұлғайту

Сурет 51 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.4Dy0.6MnO3 манганитінің микросуреті, бет 1

б) 50 000 есе ұлғайту

Сурет 51, бет 2

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| OK | 17.07 | 54.75 |
| AlK | 0.53 | 1.07 |
| SiK | 0.43 | 0.84 |
| MnK | 19.54 | 25.54 |
| DyL | 34.64 | 11.44 |
| BiL | 29.67 | 6.36 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Сурет 52 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.4Dy0.6MnO3 манганитінің құрамына сандық талдау – ЭДС микроталдауы

Электрондық-сканерлеу микроскопында орындалған элементтік талдау (45 – 52 – сурет) нәтижесі бойынша элементтердің атомдық үлесі BiхDy1-хMnO3 (x = 0.1, 0.5) формуласына сәйкес келеді. 51ә  – суретте Bi0.4Dy0.6MnO3 манганитінің ұнтақ бөлшектері 10 000 есе ұлғайту кезінде 1,72 микрон және 968,7 нанометр аралығында, ал 51б  – суретте 50 000 есе ұлғайтуда 158,5-863,4 наномеетр аралығында таралатындығы көрінеді.

Электрондық-сканерлеу микроскопында жүргізілген талдау нәтижесінде золь-гель және цитратты – нитратты әдістермен синтезделген манганиттердің ұнтақтары микроөлшемде таралған, ал Печини әдісіне келетін болсақ, х=0.1 болғанда микроөлшемге ие, ал х – тің мәні жоғарылаған сайын наноөлшемге ие болатындығы  анықталды.

4.10 Күрделі висмутты диспрозий манганиттерінің беттік морфологиясын зерттеу нәтижелері

53 – суретте қатты фазалы әдіс арқылы алынған DyMn2O5 – Mn3O4 композиті ұнтақтарының Leica DM6000M – металлография және материалтануға арналған автоматтандырылған ғылыми – зерттеу микроскобында түсірілген беттік қабатының топографиясы келтірілген.

а) 50 есе ұлғайту

Сурет 53 – Қатты фазалы әдіспен синтезделген DyMn2O5 – Mn3O4 композитінің беттік қабатының топографиясы, бет 1

ә) 100 есе ұлғайту

б) 150 есе ұлғайту

Сурет 53, бет 2

Золь – гель әдісі арқылы алынған Bi0.1Dy0.9MnO3 манганиті ұнтақтарының Leica DM6000M – металлография және материалтануға арналған автоматтандырылған ғылыми-зерттеу микроскобында түсірілген беттік қабаты 54 – суретте келтірілген.

а) 50 есе ұлғайту

ә) 100 есе ұлғайту

Сурет 54 – Золь – гель әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің беттік қабатының топографиясы, бет 1

c) 150 есе ұлғайту

Сурет 54, бет 2

Цитраты – нитратты әдіс арқылы алынған Bi0.1Dy0.9MnO3 манганиті ұнтақтарының Leica DM6000M – металлография және материалтануға арналған автоматтандырылған ғылыми-зерттеу микроскобында түсірілген беттік қабаты 55 – суретте келтірілген.

а) 50 есе ұлғайту

Сурет 55 – Цитраты – нитратты әдіспен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің беттік қабатының топографиясы, бет 1

ә) 100 есе ұлғайту

б) 200 есе ұлғайту

Сурет 55, бет 2

в) 300 есе ұлғайту

Сурет 55, бет 3

Печини әдісі арқылы алынған Bi0.1Dy0.9MnO3 манганиті ұнтақтарының Leica DM6000M – металлография және материалтануға арналған автоматтандырылған ғылыми-зерттеу микроскобында түсірілген беттік қабаты 56 – суретте келтірілген.

а) 50 есе ұлғайту

Сурет 56 – Цитраты – нитратты әдіспен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің беттік қабатының топографиясы, бет 1

ә) 100 есе ұлғайту

б) 150 есе ұлғайту

Сурет 56, бет 2

Оптикалық микроскопия әдісімен қатты фазалы әдіс, золь-гель және цитраты – нитратты әдістермен алынған висмутты диспрозий манганиттерінің нано-/ микроқұрылымы зерттелді. Зерттеу нәтижесінде синтез жағдайының өзгеруі висмут және дипрозийдің аралас оксиді манганит ұнтақтарының топографиялық құрамының өзгеруі орын алады. Қатты фазалы әдіспен синтезделген композит үлгілерінің беті эллипс тәрізді дәндерден тұратындығы анықталды. Ал золь-гель және цитратты – нитратты әдістермен синтезделген манганиттер үшін күрделі текстуралық композицияның нәтижесі бөлшектердің көлденең және тік өлшемдерінің кең таралуы болып табылады.

4.11 Термиялық талдау нәтижелері

Фазалық ауысулардың болуы/болмауы және үлгілердің температураға байланысты тұрақтылығы ТГ/ДСК әдісімен зерттелді.

Төменгі температуралы тотығу кинетикасын зерттеу үшін оттегі ағымындағы термиялық талдау жүргізілді. Висмут-диспрозий манганитінің массасының қисығының айтарлықтай дәрежесі катиондық реттелуге тәуелді. ДСК әдісі бойыншы тотығу процесі күшті экзотермиялық болатыны анықталды. Процестің жылу эффектісі 300кДж/моль тең, қосылыс термоанализатор пешінің температурасынан жоғары тепмератураға көтеріледі. Осылайша толығымен реттелген манганитте оттегінің бос орындарының қабаттасып орналуына байланысты процесс барысында оттегіні жинау тез және төменгі температурада жүреді  – 200°C. Экзотермиялық эффект әсерінен қосылыс қызып, тотығу процесінің жылдамдығы артады.  Нәтижесінде термиялық қасиетінің қорытындысы шығады.

Қосылыстың белгілі бір массасын термотаразыға салып, оттегінің қажетті парциалды қысымы берілді. Қосылыс массасының температураға тәуелді өзгеруін оттегінің тұрақты қысымында қыздыру және суыту режимдерінде тексеріліп отырды. Теңдіктің орнауы екі режимде де өзгеріссіз pO2 анықталған массалардың политермдерінің сәйкес келуімен талданды. Қосылыстың массасын анықтаудағы салыстырмалы қателік ±10-3% құрады.

STA 449 F3 Jupiter құрылғысында манганиттерге термиялық анализ жүргізілді. 57 - сурет бойынша 1000˚С – ге дейінгі дифференциалды термиялық анализ қисығы бойынша 400-600˚С аралығында экзотермиялық эффект байқалады, ол манганит құрылысындағы электрондардың орын ауысуының сәйкессіздігінен болатынын түсіндіреді. Массаның кемуі шамамен 0.03% құрайды.

Манганиттің ТГА нәтижесі мыспен алмастырылған лантан манганитінің зерттеу нәтижелерімен сәйкес келеді [117].

Сурет 57 – Bi0.1Dy0.9MnO3 қосылысының ТГА және ДТА қисығы

300˚С аймағында сорбтелген газдардың ұшуы есебінен эндотермиялық эффект байқалады және 400-600˚С аралығында экзотермиялық эффект байқалады (58 – сурет). Массаның кемуі шамамен 0.12%.

Сурет 58 – Bi0.5Dy0.5MnO3 құрамды манганит үлгісінің дериватограммасы

Азот ағынында 400ºС жоғары термолиз кезінде экзотермиялық әсерлермен ілесе жүретін массаның айтарлықтай жылдам кемуі байқалады. ТГА және ДСК қисығы бойынша ыдырау процесінің аяқталуы 600-650ºС температурасына жауап береді [118].

4.12 Манганиттердің жылу сыйымдылықтары

Золь – гель әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің тұрақты қысымдағы  жылусыйымдылығының мәліметтері (59 – 60 – сурет) 35,69 ºС және 502,95ºС температура аралығында түсірілген.

Сурет 59 – Золь – гель әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің меншікті жылу сыйымдылығының температураға тәуелділігі

Сурет 60 – Золь – гель әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің меншікті жылу сыйымдылығының температураға тәуелділік диаграммасы

Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің 35,69 ºС және 502,95ºС температура аралығындағы меншікті жылу сыйымдылығы сатылы әдісте келесі формула арқылы есептелді:

cpsp=cpcal∙mcalmsp∙∆Qүлгімен тәжірибе- ∆Qбос тәжірибе∆Qкалибрлеуші тәжірибе- ∆Qбос тәжірибе                    (13)

Меншікті жылу сыйымдылықтың есептелген мәндері 8 – кестеде келтірілген.

Кесте 8 – Золь – гель әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің 35,69 ºС және 502,95ºС температура аралығындағы меншікті жылу сыйымдылығы

| Температура |  | Меншікті жылу сыйымдылық | Температура |  | Меншікті жылу сыйымдылық |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ºС | К | Дж·г-1·К-1 | ºС | К | Дж·г-1·К-1 |
| 35,687614 | 308,84 | 0,3188 | 280,213287 | 553,36 | 0,2806 |
| 40,708202 | 313,86 | 0,3365 | 290,350983 | 563,50 | 0,2805 |
| 50,870461 | 324,02 | 0,3142 | 300,489044 | 573,64 | 0,2867 |
| 60,996479 | 334,15 | 0,3173 | 310,65918 | 583,81 | 0,2822 |
| 70,168404 | 343,32 | 0,3146 | 320,831787 | 593,98 | 0,2924 |
| 80,428604 | 353,58 | 0,3183 | 330,982727 | 604,13 | 0,2986 |
| 90,584152 | 363,73 | 0,3044 | 340,131531 | 613,28 | 0,3018 |
| 100,914261 | 374,06 | 0,3129 | 350,311462 | 623,46 | 0,3100 |
| 110,050903 | 383,20 | 0,3087 | 360,456329 | 633,61 | 0,2922 |
| 120,207901 | 393,36 | 0,2991 | 370,650299 | 643,80 | 0,2978 |
| 130,36631 | 403,52 | 0,3015 | 380,88092 | 654,03 | 0,2734 |
| 140,555039 | 413,71 | 0,2865 | 390,059143 | 663,21 | 0,2663 |
| 150,763428 | 423,91 | 0,2919 | 400,138245 | 673,29 | 0,2624 |
| 160,992783 | 434,14 | 0,2842 | 410,360901 | 683,51 | 0,2748 |
| 170,152603 | 443,30 | 0,2810 | 420,501648 | 693,65 | 0,2682 |
| 180,347443 | 453,50 | 0,2837 | 430,671082 | 703,82 | 0,2743 |
| 190,540863 | 463,69 | 0,2899 | 440,827637 | 713,98 | 0,2748 |
| 200,76384 | 473,91 | 0,3012 | 450,980866 | 724,13 | 0,2802 |
| 210,971314 | 484,12 | 0,2862 | 460,142761 | 733,29 | 0,2981 |
| 220,193924 | 493,34 | 0,2868 | 470,346741 | 743,50 | 0,2939 |
| 230,323578 | 503,47 | 0,2899 | 480,539154 | 753,69 | 0,2881 |
| 240,543625 | 513,69 | 0,2729 | 490,733154 | 763,88 | 0,2910 |
| 250,714767 | 523,86 | 0,2793 | 500,911865 | 774,06 | 0,2976 |
| 260,935486 | 534,09 | 0,2720 | 501,925476 | 775,08 | 0,3106 |
| 270,069641 | 543,22 | 0,2823 | 502,955566 | 776,11 | 0,3113 |

Тұрақты қысымдағы  жылусыйымдылығының  мәліметтері бойынша 502,95ºС температураға дейін берілген манганиттің жылусыйымдылық сызбанұсқасында жұтылу байқалмайды. Бұл манганиттің жылусыйымдылық температурасының көрсетілген температурадан жоғары екенін білдіреді.

Сурет 61 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің меншікті жылу сыйымдылығының температураға тәуелділігі

Сурет 62 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің меншікті жылу сыйымдылығының температураға тәуелділік диаграммасы

61, 62 суреттер бойынша тұрақты қысымдағы  жылусыйымдылығының  мәліметтері бойынша 1111ºС температурада Печини әдісімен синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің жылусыйымдылық сызбанұсқасында жұтылу байқалды. Бұл манганиттің жоғары температурада тұрақты екенін білдіреді.

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің 1078,67 ºС және 1500ºС температура аралығындағы меншікті жылу сыйымдылығы сатылы әдісте келесі формула арқылы есептелді:

cpsp=cpcal∙mcalmsp∙∆Qүлгімен тәжірибе- ∆Qбос тәжірибе∆Qкалибрлеуші тәжірибе- ∆Qбос тәжірибе        (14)

Меншікті жылу сыйымдылықтың есептелген мәндері 8 – кестеде келтірілген.

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің меншікті жылу сыйымдылықтың есептелген мәндері 9 – кестеде келтірілген.

Кесте 9 – Печини әдісімен синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің 1078,67 ºС және 1500ºС температура аралығындағы меншікті жылу сыйымдылығы

| Температура |  | Меншікті жылу сыйымдылық | Температура |  | Меншікті жылу сыйымдылық |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ºС | К | Дж·г-1·К-1 | ºС | К | Дж·г-1·К-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1078,7 | 1 351,82 | 2,031 | 1131,5 | 1 404,68 | 4,0378 |
| 1079,7 | 1 352,89 | 2,1205 | 1132,6 | 1 405,77 | 4,0217 |
| 1080,8 | 1 353,98 | 2,1428 | 1133,7 | 1 406,82 | 4,0018 |
| 1081,9 | 1 355,02 | 2,2288 | 1134,7 | 1 407,89 | 3,9234 |
| 1082,9 | 1 356,04 | 2,2385 | 1135,8 | 1 408,94 | 3,9376 |
| 1084 | 1 357,10 | 2,3291 | 1136,8 | 1 409,99 | 3,9445 |
| 1085 | 1 358,13 | 2,3824 | 1137,9 | 1 411,03 | 3,792 |
| 1086 | 1 359,14 | 2,462 | 1138,9 | 1 412,09 | 3,5232 |
| 1087 | 1 360,19 | 2,5226 | 1140 | 1 413,10 | 3,2571 |
| 1088,1 | 1 361,24 | 2,659 | 1141 | 1 414,14 | 3,118 |
| 1089,1 | 1 362,29 | 2,746 | 1142,1 | 1 415,23 | 2,7056 |
| 1090,2 | 1 363,34 | 2,6871 | 1143,1 | 1 416,24 | 2,4396 |
| 1091,2 | 1 364,39 | 2,7597 | 1144,2 | 1 417,31 | 2,1646 |
| 1092,3 | 1 365,42 | 2,7907 | 1197 | 1 470,18 | 2,0353 |
| 1093,3 | 1 366,48 | 2,8943 | 1198,1 | 1 471,21 | 2,1404 |
| 1094,3 | 1 367,49 | 2,9475 | 1199,1 | 1 472,27 | 2,0687 |
| 1095,4 | 1 368,58 | 3,0698 | 1200,2 | 1 473,30 | 2,2196 |
| 1096,5 | 1 369,64 | 3,058 | 1201,2 | 1 474,34 | 2,3424 |
| 1097,5 | 1 370,68 | 3,1044 | 1202,2 | 1 475,38 | 2,7705 |
| 1098,6 | 1 371,76 | 3,0416 | 1203,3 | 1 476,44 | 2,4172 |
| 1099,7 | 1 372,81 | 3,0615 | 1204,3 | 1 477,48 | 2,3403 |
| 1100,7 | 1 373,86 | 3,0702 | 1205,4 | 1 478,52 | 2,5457 |
| 1101,8 | 1 374,92 | 3,1348 | 1206,4 | 1 479,52 | 2,5992 |

8 – кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1102,8 | 1 375,97 | 3,0753 | 1207,4 | 1 480,58 | 2,4826 |
| 1103,9 | 1 377,04 | 3,1023 | 1208,5 | 1 481,67 | 2,7951 |
| 1105 | 1 378,10 | 3,1096 | 1209,6 | 1 482,75 | 4,2348 |
| 1106 | 1 379,16 | 3,1071 | 1210,6 | 1 483,79 | 4,3894 |
| 1107,1 | 1 380,22 | 3,2184 | 1211,7 | 1 484,85 | 3,5423 |
| 1108,1 | 1 381,27 | 3,1558 | 1212,8 | 1 485,92 | 4,1864 |
| 1109,2 | 1 382,35 | 3,1674 | 1213,8 | 1 486,98 | 4,7215 |
| 1110,2 | 1 383,38 | 3,2569 | 1214,9 | 1 488,03 | 6,0308 |
| 1111,3 | 1 384,47 | 3,1979 | 1215,9 | 1 489,08 | 11,1398 |
| 1112,4 | 1 385,53 | 3,2141 | 1217 | 1 490,13 | 5,8281 |
| 1113,4 | 1 386,57 | 3,2674 | 1218,1 | 1 491,20 | 5,7505 |
| 1114,5 | 1 387,61 | 3,2571 | 1219,1 | 1 492,26 | 15,498 |
| 1115,5 | 1 388,68 | 3,2443 | 1220,1 | 1 493,29 | 11,3547 |
| 1116,6 | 1 389,73 | 3,3331 | 1221,2 | 1 494,35 | 9,4187 |
| 1117,7 | 1 390,81 | 3,3027 | 1222,3 | 1 495,42 | 11,296 |
| 1118,7 | 1 391,86 | 3,3877 | 1223,3 | 1 496,49 | 51,6888 |
| 1119,8 | 1 392,94 | 3,4485 | 1224,4 | 1 497,54 | 64,7113 |
| 1120,8 | 1 393,99 | 3,5188 | 1489,8 | 1 762,98 | 2,0297 |
| 1121,9 | 1 395,07 | 3,7222 | 1490,9 | 1 764,04 | 2,0256 |
| 1123 | 1 396,11 | 3,6419 | 1491,9 | 1 765,09 | 2,0093 |
| 1124,1 | 1 397,20 | 3,646 | 1493 | 1 766,14 | 2,0885 |
| 1125,1 | 1 398,29 | 3,657 | 1494 | 1 767,14 | 2,181 |
| 1126,2 | 1 399,31 | 3,8445 | 1495 | 1 768,16 | 2,1873 |
| 1127,3 | 1 400,41 | 3,9534 | 1496 | 1 769,19 | 2,3444 |
| 1128,3 | 1 401,48 | 3,9326 | 1497,1 | 1 770,20 | 2,3318 |
| 1129,4 | 1 402,53 | 3,9249 | 1498,1 | 1 771,26 | 2,3775 |
| 1130,4 | 1 403,59 | 4,0202 | 1500,3 | 1 773,41 | 2,4064 |

Жылу сыйымдылық – заттың негізгі қасиеттерінің бірі. Жылу сыйымдылықты білу объектілердің жылу жарылысын модельдеу бойынша барлық зерттеулерде қажет. ДСК қолдану заттардың жылу сыйымдылығын және олардың қоспаларын температураның кең ауқымында қатты және сұйық күйінде тез және жеткілікті түрде дәл өлшеуге мүмкіндік береді. Осы себепті ДСК көптеген жарияланымдарда кеңінен жарияланған [117, с. 229].

Шаршы полиномын [119] қолдану арқылы жылу сыйымдылықтың температуралық тәуелділігінің полиномды аппроксимациясы келесідей өрнектеледі:

Cp= a0+ a1 + a2T2                                              (15)

Аппроксимациялық полином коэффициенттері:

а0 = Дж/г·К

а1 = Дж/г·К2

а2 = Дж/г·К3

Температураның жылусыйымдылыққа әсерін дәрежелік қатар (полином) күйінде сипаттайды:

Cp = a + bT + cT-2                                                                                (16)

мұнда a, b, c – осы затқа тән жылу сыйымдылығының температуралық тәуелділік коэффициенттері, тәжірибелік немесе есептік деректер негізінде табады, олардың мәндері термодинамикалық анықтамаларда келтіріледі.

Печини әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің қосылысының 298,15-1492.26К аралығындағы жылу сыйымдылығың температураға тәуелділігін көрсететін полином теңдеуін қарастырайық. Ол үшін тәжірибе жүзінде анықталған сәйкес температуралары мен жылу сыйымдылықтарын аламыз:

| T1= 298,15 K | Cp1 = 0,2636 Дж ·моль-1 ·K-1 |
| --- | --- |
| T2= 895.205 K | Cp2 = 0,6 Дж ·моль-1 ·K-1 |
| T3= 1492.26 K | Cp3 = 15.5 Дж ·моль-1 ·K-1 |

Полином теңдеуін әртүрлі температурадағы жылу сыйымдылықтары үшін жазып шығамыз:

Cp1 = a + bT1 + cT1-2

Cp2 = a + bT2 + cT2-2

Cp3 = a + bT3 + cT3-2

яғни, Печини әдісімен синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің тәжірибелік жылу сыйымдылықтары мен сәйкес температуралары арқылы теңдеуді қайта жазып шығамыз:

0,2636 = a + 298.15b + 1.13 ·10-5c                  		          (17)

0,6 = a + 895.205b + 0.12 ·10-5c			               	          (18)

15.5 = a + 673b + 0.04 ·10-5c		                     		(19)

a, b, c коэффициенттерін анықтау үшін ең кіші квадраттар әдісін қолданамыз.

(17) теңдеуден (18) теңдеуді,  (19) теңдеуден  (17) теңдеуді алатын болсақ:

0.3364 =597.055b - 1.01 ·10-5c	                                         	(20)

15.2364 = 1194.11b - 1.09 ·10-5c	                               		(21)

(20) және (21) теңдеулерден c коэффициентін анықтаймыз:

0.6728 = 1194.11b – 2.02·10-5c

15.2364 = 1191.11b – 1,09·10-5c

14.5636 = -0.93·10-5c

бұдан, 	 c = 15.66·10-5		                       (22)

(20) теңдеуден b коэффициентін табамыз:

0.3364=597.055b – 1.01·10-5·15.66·10-5

бұдан, 				b = 0.049		                                                (23)

(17) теңдеуден a  коэффициентін табамыз:

0.2636 = a + 298.15 · 0.049 + 1.13·10-5 · 15.66·10-5

a = 32.55		                               	        (24)

Табылған коэффициенттерді теңдеуге қойып, жылу сыйымдылығының температураға тәуелділігін көрсететін полиномды есептеп шығарамыз:

Полином теңдеуінен шыққан a, b, c  коэффициенттері 10 – кестеде келтірілген.

Кесте 10 - Манганиттердің жылу сыйымдылықтарының температураға тәуелді полином теңдеулеріндегі коэффициенттері

| Қосылыс | cp1=a + bT1+ cT1-2 теңдеуінің коэффициенттері |  |  | ΔT, K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b·10-3 | c·10-5 |  |
| Bi0.2Dy0.8MnO3 | 32.550.1 | 49 | 15.66 | 298,15-1492.26 |

Алғаш рет 298,15-1492.26К температура аралығында Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің изобарлық жылу сыйымдылығы өлшенді. Сонымен қатар Bi0.2Dy0.8MnO3 манганиті үшін С°р (Т) тәуелділігін сипаттайтын бірыңғай аппроксимирлеуші теңдеу ұсынылды.

4.13 Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің термодинамикалық мәндерін есептеу

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің термодинамикалық қасиеттеріне жартылай эмпирикалық  есептеулер [101,  с.139]  жұмысына сәйкес жүргізілді.

Бастапқы Вi2O3 және Dy2O3, Mn2O3 оксидтердің термодинамикалық қасиеттері [120]   жұмыстан алынды.

1. Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты түзілу энтальпиясы, Н0298

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты түзілу энтальпиясы псевдоүштік  қосылыстар ретінде есептеуге болатын қосылыстардың жылуын сипаттайтын формуламен есептелді [121]:

H0298 (j) = ∑niΔH0298(i) + ΔH0298(ox),                              (26)

мұнда ΔfH0298, ni – стандартты түзілу энтальпиясы және j – күрделі қосылыстағы i – қосылысының моль саны; ΔH0298(ox) – қарапайым қосылыстардан алынған күрделі оксидтің стандартты түзілу энтальпиясы.

Осы формулаға сәйкес:

ΔH0298(ox) (Bi0.2Dy0.8MnO3) = 0,1∙ΔfH0298 (Вi2O3) +0.4·ΔfH0298 (Dy2O3) +

+ 0.5·ΔfH0298 (Mn2O3) + ΔH0298 (ox);                           (27)

Күрделі оксидтердің ΔH0298(ox) бағалау мақсатында эмпирикалық тәуелділікті қолдандық [119, 230 б].

ΔH0298(ox) ≈ (–16,0485 ± 5,145)∙m0,                               (28)

мұнда m0 - қосылыстың формуласында кездесетін оттек атомының саны.

Нәтижесінде:

ΔH0298(ox) ≈ - 48.1455±15.435 кДж/моль және H0298,                       (29)

бұдан (Bi0.2Dy0.8MnO3) ≈ – 578.95 ± 15.435 кДж/моль.

2. Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты энтропиясы, S0298

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты энтропиясы S0298 үш әдіспен есептелді:

- Келли ережесіне сәйкес қарапайым оксидтердің энтропияларын S0298 пайдалану [122],

- «Герц» әдісімен [122, с.104]

- «Кумок инкременттері» әдісімен [101, с.59].

- S0298 есептеудің Келли әдісі қосылыстың құрамына кіретін оксидтердің мольдік қатынастағы энтропияларын S0298 қосу арқылы есептелді:

S2980=Bi0.2 Dy0.8MnO3=0,5∙110,46+0,1∙151,46+0,4∙37,59=S2980=Bi0.2 Dy0.8MnO3=55,23+15,146+15,036=85,142≈

≈85,412 Дж/моль∙К                                                 (30)

- «Герц» әдісі бойынша:

S0298(j) ≈ KГ(M/C0P,298)1/3∙m,                                     (31)

бұл жерде M – қосылыстың молекулалық массасы, m – қосылыстағы атомдар саны, KГ – 19.18 – ге тең Герц тұрақтысы. Бұдан

S2980Bi0.2Dy0.8MnO3=19.18∙275.20.3513∙5=15080.9513∙5=

=315082.95∙5=24.71∙5=123.55Дж/моль∙К                      (32)

с) «Кумок инкременттері» әдісі келесі өрнек арқылы есептеледі:

S0298 =	Sk∙nk +Sa∙na+ Sl∙nl                                                                        (33)

мұнда – Sk және Sa, Sl катиондар мен аниондардың сәйкес инкременттері, (мәндері [123] жұмыстан алынды), nk және na, nl – қосылысты құрайтын аниондар мен катиондардың саны.

S2980=0,2∙S0Bi3++0,8∙Si0 Dy3++Sik Mn3++3∙Sia02-=S2980=0,2∙52,8+0,8∙58,9+34,7+3∙11,7=

=5,25+47,12+34,7+35,1=127,48 Дж/моль∙К                                       (34)

бұл жерде

Ski (Bi3+) = 52,8 Дж∙моль-1∙К-1;

Ski (Dy3+) = 58,9 Дж∙моль-1∙К-1;

Ski (Mn3+) = 34,7 Дж∙моль-1∙К-1;

Sai.(O2-) = 11,7 Дж∙моль-1∙К-1 [121, с.111, 112].

бұдан  S298 0=127,48 Джмоль∙К.

Стандартты энтропиясының орташа арифметикалық мәні келесідей:

S2980(орташа)=123,55+127,48+85,4=112,14 Дж/моль∙К.

3. Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты жылусыйымдылығы, С0Р,298

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты жылусыйымдылығы, С0Р,298 үш әдіспен есептелді:

- [101, с.59] жұмысындағы әдіс бойынша.

- «Кумок инкременттері» әдісімен [119, с.23].

- [101] жұмысындағы әдіс бойынша:

СP,2980j≈K∙mT1/4,                  (36)

мұнда – К = 138 [122, с.16] болғанда, стандартты жылусыйымдылығы, С0Р,298 келесідей болады:

СP,2980j≈138∙137.729814= 138∙0.4614= 138 ∙ 40.46=113.16 Дж/моль∙К

- Кумок инкременттер әдісі бойынша

СP,2980= ∆СP,298k0∙nK+∆СP,298a0∙na,                          (37)

Мұнда: – С0р,298k және С0р,298a сәйкес катиондар және аниондардың инкременттері, ал nk және na – қосылысты құрап тұрған аниондар мен катиондардың саны. «Кумок инкременттері» әдісімен алынған жылусыйымдылықтың мәні:

С0р,298(Bi0.2Dy0.8MnO3) = 77.34 Дж/(моль∙К)                      (38)

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты жылусыйымдылықтың орташа мәні келесідей:

С0р,298(Bi0.2Dy0.8MnO3) = 95,25 Дж/(моль∙К).

4. Реакцияның Гиббс энергиясының температураға тәуелділігі

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің Гиббс энергиясының температураға тәуелділігін үш түрлі жуықтау арқылы есептеуге болады [120, с.117]:

1. Реакция бойынша түзілген және реакцияға түскен заттардың жылусыйымдылықтарының айырмасы нөлге тең, яғни ∆Ср=0.

2. Реакция бойынша түзілген және реакцияға түскен заттардың жылусыйымдылықтарының айырмасы тұрақты болады. Яғни ∆Ср=const.

3. Реакция бойынша түзілген және реакцияға түскен заттардың жылусыйымдылықтарының айырмасы температураға тәуелді болады [120, с.118].

∆GT°=∆HT°-T∙∆ST°= ∆aT+12∆bT2-∆cT-1+x-T∆alnT+∆bT-12∆cT-2+Y=x+∆a-yT-∆a∙T∙lnT-12∙∆b∙T2-12∆cT-2,     ()

Бұл теңдеуден ∆HT°,∆ST° мәндерін табамыз. 298К температурадағы жылу эффектісі келесі өрнекпен анықталады:

∆H298°реак.=∆fH298°Bi0.2Dy0.8MnO3-∆fH298°0.4∙Dy2O3+∆fH298°0.1∙Bi2O3+∆fH298°0.5∙Mn2O3                                   ()

∆H298°реак.=-578.95-[-957.7∙0.5+-577.8∙0.1+0.4∙445.32=-140.96кДж/моль

Реакция энтропиясының өзгерісі

∆S298°реак.=∆S298°Bi0.2Dy0.8MnO3-∆S298°0.4∙Dy2O3+∆S298°0.1∙Bi2O3+∆S298°0.5∙Mn2O3                                        ()

∆S298°реак.=112.14--15.1+55.25+15.036=26.754 Дж/моль∙К

11 –кестеде  келірілген мәліметтер [124] жұмысынан алынды.

Кесте 11 – Оксидтердің термодинамикалық мәндері

| Mn2O3 | Bi2O3 | Dy2O3 |
| --- | --- | --- |
| ∆H298°=-957.7Дж/моль | ∆H298°=-577.8 Дж/моль | ∆H298°=-1863 Дж/моль |
| ∆S298°=110.5 Дж/моль∙К | ∆S298°=151 Дж/моль∙К | ∆S298°=37,59 Дж/моль∙К |
| a=103.5 | a=103.51 | a=121.23 |
| b=35.06·10-3 | b=33.47·10-3 | b=15.28·10-3 |
| c=-13.51·105 | c=0.027·105 | c=13.5·105 |

Реакцияның жылусыйымдылығың өзгеруінің коэффициенттері төменде келтірілген:

∆a=aBi0.2Dy0.8MnO3-a0.4∙Dy2O3+a0.1∙Bi2O3+a0.5∙Mn2O3

∆a=32.55-110.59=-78.04

∆b=bBi0.2Dy0.8MnO3-b0.4∙Dy2O3+b0.1∙Bi2O3+b0.5∙Mn2O3

∆b=49·10-3-(3.347+17.53+6.112)· 10-3=22.01·10-3

∆c=cBi0.2Dy0.8MnO3-c0.4∙Dy2O3+c0.1∙Bi2O3+c0.5∙Mn2O3=17.01·105

∆α=-78,04;                   ∆b=22,01∙10-3;       ∆c=17,01∙105

Реакция энтальпиясының температураға тәуелділігі:

∆HT0=∆H0=∆H2980+∆αT-298-12∙∆b∙2982+∆c∙298-1

∆HT0=-14096+-78,04∙298+12∙-0,0022∙2982+1701000∙298-1=-14096+-23255,92+-97,68+5708,05=-31741,55Дж/моль

x=∆HT 0= -31741,55Дж/моль

Энтропияның температураға тәуелділігі келесідей өрнектеледі:

∆S2980реак=∆SBi0.2 Dy0.8MnO3 0+(∆SBi2 O30∙0,1+∆SMnO30∙0,5+∆SDy2O30∙(0,4)                                                                                               ()

∆ST0=∆α∙lnT+∆b∙T-12∆c∙T-2+y

γ=∆ST 0=∆S2980реак-∆α∙2.303∙2,4742-∆b∙T+12∙C∙T-2

∆ST  0=26,754--78,04∙2,303∙2,4742-0,022∙298+0,5∙1701000∙298-2=26,754--444,678-6,559+9,577=474,45

∆ST  0=474,45 Дж/моль·К

900°С температура кезіндегі ∆G1173  0мәні:

∆G1173  0=-31741,55+-78,04-474,45∙1173--78,04∙1173∙2,303∙lg1173-12∙0,022∙11732-12∙1701000∙1173-1=-31741,55+-648070,77--647002,7-15135,2-725,06=-48669,88 Дж/моль≈-48,67 кДж/моль

∆G1173  0=-48669,88Джмоль≈-48,67кДж/моль.

Осы мәліметтерге қарағанда Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің термиялық диссоциациясы 1173К температурада -48,67 кДж/моль мәніне ие болады.

5. Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты жылусыйымдылығының температураға тәуелділігі, Cp(T)

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты жылусыйымдылығының температураға тәуелділігі 3 әдіс бойынша есептелді:

- Аддитивті әдіс. Бұл әдісте қарапайым оксидтерге тән a, b, c жылу сыйымдылығының температуралық тәуелділік коэффициенттері қолданылады [120, с.12,13, 16, 17]:

CpT=0.1aBi2O3+0.4aDy2O3+ 0.5aMn2O3+0.1bBi2O3++ 0.4abDy2O3+ 0.5bMn2O3+0.1cBi2O3+0.4cDy2O3+ 0.5cMn2O3                                 (41)

Кесте 12 – Қарапайым оксидтерге тән a, b, c жылу сыйымдылығының температуралық тәуелділік коэффициенттері [120, с.12,13, 16, 17]

| № | Оксидтер | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bi2O3 | 103.51 | 33.41·103 | – |
| 2 | Dy2O3 | 121.2302 | 15.28·103 | – |
| 3 | Mn2O3 | 103.5 | 35.06·103 | –13.5·10-5 |

Ср (Т) = 110.65+27·103T – 6.75·10-5Т-2                                                                             (42)

- «Кубашевский» әдісі [125].

с = 4.19·10-5m,                                                                                         (43)

b = (25.64m+19·10-5Т-2б – С0р,298)/( Тб – 298),                                         (44)

а = С0р,298 – 298b + 471m,                                                                         (45)

мұнда – m – қосылыс молекуласындағы атомдар саны,

Нәтижесінде,

Ср (Т) = 110.65+27·103T – 6.75·10-5Т-2                                                    (46)

Нәтижесінде,

CP(Т) = 122.65  + 19 ·103T – 8 ·10-5T-2                                                     (47)

- [125, с.178] әдебиеттегі жұмыстағы әдіс бойынша.

а = 5.5,

b = 0.125т                                                                                                     (48)

с =(5.5 + 37.25/т - С0р,298)2982,                                                                    (49)

мұнда – т = 0.0798·Тб.

Бұл жағдайда Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты жылусыйым-дылығының температураға тәуелділігі келесідей болады:

CP(Т) = 108.67  + 25.3 ·103T – 4.13·10-5T-2                                           (50)

Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің стандартты жылусыйымдылығының температураға тәуелділігі орташа мәні келесідей:

CP(Т) = 113.99 + 23.7 ·103T – 6.3·10-5T-2                                              (51)

Кесте 13 – Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің термодинамикалық қасиеттерінің орташа мәндері

| Қосылыс | ΔH0298(ox), кДж/моль | ΔH0298, кДж/моль | S0298, Дж/моль·К | G0р-я, кДж/моль | С0Р,298, Дж/моль | а | b, 10-3 | c, 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi0.2Dy0.8MnO3 | - 48.1455 ±0.435 | – 578.95 ± 15.435 | 112,14 | -48,67 | 95,25 | 113.99 | 23.7 | – 6.3 |

Жартылай эмпирикалық әдістерді қолдана отырып жүргізілген манганиттің термодинамикалық қасиеттерін есептеу нәтижелері де күрделі ферриттің термодинамикалық қасиеттерін есептеу нәтижелері сияқты эксперименттік жолмен алынған мәндерге қанағаттанарлық сәйкес келеді. Осы әдістер 298,15-673 К температура диапазонында алғаш рет BiNa3Fe5O12 күрделі ферриттің нақты жылуы эксперименталды түрде табылған және жылу сыйымдылығының температураға тәуелділігінің көпмүшелік теңдеуі алынған. Нақты жылу сыйымдылығының эксперименттік және есептік мәндеріне салыстырмалы талдау жүргізілген [119, р.3202].

Осылайша Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің термодинамикалық қасиеттері салыстырмалы түрде бірнеше әдітермен есептеліп, ортақ мәндері шығарылды және барлық есептелген термодинамикалық қасиеттерінің мәндері 13 – кестеге жинақталған.

4.14 Күрделі оксидті висмутты манганитттердің диэлектрлік өткізгіштігінің температура мен жиілікке тәуелділігі

Әр түрлі жиіліктерде алынған екі үлгінің кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің  (1 үлгі – Bi0.1Dy0.9MnO3, 2 үлгі – Bi0.5Dy0.5MnO3 температуралық тәуелділігі 63 - 66 –  суреттерде көрсетілген. 1 - үлгі үшін >140 К және 100-230 К температура ауданында 2-үлгі үшін айқын білінетін аномалиялар көрінеді. (Т) нақты бөлігіндегі тәуелділікте ауытқулар диэлектрлік шығынның  шыңына сәйкес келетін сатылы түрге ие болады. Диэлектрлік өткізгіштіктің байқалатын ауытқулары жиіліктің ұлғаюына қарай жоғары температураға айтарлықтай ығысады. Бұл сипат зерттелетін жүйенің релаксациялық процестері, мысалы, иондарды қайта секіру механизмдерімен [126]  немесе локализацияланған электрондардың секіру механизмдерімен [127] түсіндірілуі мүмкін.

Сурет 63 – Bi0.1Dy0.9MnO3 кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің температураға тәуелділігі

Сурет 64 – Bi0.5Dy0.5MnO3 кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің температураға тәуелділігі

Сурет 65 – Bi0.1Dy0.9MnO3 кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің температураға тәуелділігі

Сурет 66 – Bi0.5Dy0.5MnO3 кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің температураға тәуелділігі

Өздігінен поляризациясы бар диэлектриктерде (сегнетоэлектриктер) диэлектрлік өткізгіштіктің шамасы температураның жоғарылауымен айтарлықтай артады. Бұл диэлектриктің кристалдық құрылымы оны қыздыру кезінде біріншісінен екіншісіне ауысуымен түсіндіріледі. Диэлектриктің температурасы, бір мезгілде диэлектрикалық өткізгіштіктің шамасының күрт өсуі, Кюри температурасы деп аталады. Диэлектрлік өткізгіштіктің мұндай өзгеруі 66 – суретте көрсетілген. Кюри температурасына жақындағанда сегнетоэлектриктің диэлектрлік өткізгіштігінің шамасы күрт өседі, ал Кюри температурасы күрт төмендейді.

64 және 66 суреттерден жоғары температура аймағында температураның жоғарылауымен  тез өсе бастайды. Бұл өсуді үлгінің статикалық өткізгіштігінің  өсуімен байланыстыруға болады, бұл жағдайда өткізгіштікке байланысты диэлектрлік шығындардың  үлесі  диэлектрлік қасиеттерін өлшеу  жүргізілетін f жиілігіне қатынасы ретінде анықталады, мұнда  – бұрыштық жиілік. Болжам  әр түрлі жиіліктегі сипатымен толығымен сәйкес келеді  – жиіліктің өсуіне f қарай жоғары температура аймағындағы  диэлектрлік шығындар баяулайды.

Полярондардың өткізгіштікке жауап беретін ионды кристалдағы қозғалуы диэлектрлік дисперсияны тудыруы мүмкін. Поляронды реттеу температурасынан төмен айнымалы электр өрісі тордың эквивалентті тораптары арасындағы аутқуларды индукциялауы мүмкін. Бұл ауытқулар Дебай типтес толық диэлектрлік өткізгіштікке релаксациялық жиіліктік тәуелділікті беретін электр дипольдерінің қайта бағдарлануына сәйкес келеді. Осылайша, температуралық және жиіліктік тәуелділік   және  сипатындағы релаксациялық қасиеттер және тордың сипатты позициялары арасындағы локализацияланған полярондардың ауытқуларынан туындауы мүмкін.

Марганец иондарының айнымалы валенттілігі бар перовскит құрылымы бар марганец оксидтері әдетте полярон типті өткізгіштікке ие. Алайда, қарастырылып отырған үлгілерде, егер құрамның стехиометриялығына қарасақ, марганец иондары тек Mn3+ жағдайында болуы тиіс. Сондықтан, Mn4+ иондарының пайда болуынан деп болжау қажет (құрамның кедергіден тыс болуы, Bi3+, Dy3+ ион валенттілігінің өзгеруі) немесе өткізгіштіктің қандай да бір басқа тетіктерден туындады деп болжауға тиіс.

Мұнда Bi3+ иондарына назар аудару қажет. Бұл иондар (Pb3+ иондары сияқты) "lone pair" деп аталатын s деңгейшесіндегі электрондардың бұлтымен байланысы жоқ. Кристалл құрылымында жергілікті дипольдердің пайда болуына жағдай жасай алады және қосылыстың электрлік қасиеттеріне міндетті түрде әсер етеді [128]. Бұл дипольдар диэлектрлік дисперсияны тудыруы мүмкін. Екі үлгіні салыстыра отырып, Bi0.1Dy0.9MnO3 -те тәуелділікке қарағанда Bi0.5Dy0.5MnO3-те көп екенін көруге болады, бірақ соңғысында олар температура мен жиілік бойынша айқын және аз шайылады.

Бұдан әрі біздің үлгілеріміздің диэлектрлік өткізгіштігінің жиілікке тәуелділігін қарастырайық. 67 – 70 суреттерде жиіліктегі диэлектрлік тұрақтылық көрінеді. Диэлектрлік тұрақты BaTiO3 мазмұнын жоғарылату арқылы артады, ал төменгі жиілік диапазонында шашырауды көрсетіп, болашақта тұрақты жиілік мәнінен тәуелсіз болады. Төмен жиіліктерде бақыланатын εʹ жоғары мәндері кеуектілік, түйіршіктілік және екі түрлі өткізгіш материалдардың комбинациясы сияқты біртекті емес диэлектрлік құрылымдармен генерацияланатын кеңістіктік зарядтың поляризациясының ығысуымен түсіндіруге болады [129].

Сурет 67 – Bi0.1Dy0.9MnO3 кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің жиілікке тәуелділігі

Сурет 68 – Bi0.1Dy0.9MnO3 кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің жиілікке тәуелділігі

Сурет 69 – Bi0.1Dy0.9MnO3 кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің жиілікке тәуелділігі

Сурет 70 – Bi0.5Dy0.5MnO3 кешенді диэлектрлік өткізгіштігінің жиілікке тәуелділігі

67 – 70 суреттерден релаксациялық сипат  және   әртүрлі температураларда алынған жиіліктік тәуелділікте байқалады. Диэлектрлік шығындардың шыңы  температураның ұлғаюымен жоғары жиіліктерге ауысатынын көруге болады.

4.15 Магнитостатикалық өлшеулер және магниттік резонанс

[130] белгілі болғандай, магниттік тұрғыдан DyMn2O5 моно-кристалдары TN ≈ 44 K-нен төмен антиферромагниттік тәртіпті және пропорционалды емес фазалармен байланысты T = 18 және 8.4 K-дегі ауысуларды көрсетеді. Әдебиетте нано және микро өлшемді масштабтағы осы қосылыстардың магниттік қасиеттері туралы мәліметтер өте аз ұсынылған. Mn3O4 нанокристалды қосылыстың синтезі жағдайында Mn2O3 және(немесе) Mn5O8 ілеспе фазалары әрдайым пайда болады [131]. Олардың саны аз болғанымен, олар қоспада болуы мүмкін. 71-суретте [132-134] әдебиетерден алынған жеке компоненттер үшін магниттелу (71-сурет, А) және жылу сыйымдылығы (71-сурет, b) туралы мәліметтер келтірілген. T > 45K кезінде бастапқы қосылыстардың магниттелуі мен жылу сыйымдылығының температуралық тәуелділігінде ешқандай ерекшеліктер байқалмағаны байқалады.

71– сурет. Температуралық тәуелділіктер: a – магниттелудің, b – жылу сыйымдылықтың. 1 және 2 қисықтары поликристалды DyMn2O5 және Mn3O4 қосылыстарына тән. [133] және [134] жұмыстарынан алынған a, b – дағы 1 қисықтар сәйкесінше. [132] жұмысынан алынған a, b – дағы 2 қисықтар сәйкесінше

72-суретте әртүрлі магнит өрістерінде өлшенген магниттелудің (M(T)) температуралық тәуелділігі көрсетілген. M(T) қисығының пішіні өлшеу өрісінің шамасына байланысты (1-4 қисықтар). H ≤ 0.8 MA/m өрістерінде төмен температуралы және жоғары температуралы магниттік фазалардың тапсырыс беру температурасы ретінде анықталатын магниттелудің төмендеуі орын алатын температурада (T1 ~ 65k және T2 ~ 230k) екі ерекшелік байқалады. Егер T1 температурасында ауысу анық болса, онда T2 температурасында ол бұлдыр болады және T > 50K аймағын алады. Өлшеу өрісінің ұлғаюымен ауысу температурасы жоғарылайды және өлшеу өрісінде H = 8 MA/m жоғары температуралы ауысуы енді көрінбейді. Осылайша, M(T) қисығы бірнеше терминдердің қосындысы болып табылады, жоғары температура фазасы сыртқы магнит өрісіне қатты әсер етеді. Төмен температуралы фаза үшін H = 40, 400, 800, 4000 kA/m кезінде T1 ≈ 63, 65, 68, 76K магнит өрісінен ауысу сәйкесінше температурасы алынды.

Магниттелудің өріс тәуелділігінің формасы(M (H)) өлшеу температурасына байланысты. Сұйық гелий температурасында (73 – сурет) H≤ 200 kA/m өрістерінде гистерезис циклі байқалады, бірақ H = 4 MA/m өрістеріне дейін қанықтыру мүмкіндігі байқалмайды (73 –суреттегі кірістіру). Температура T = 65K шамасына дейін көтерілгенде әлсіз гистерезис байқалады (73 – сурет, 1-қисық), ал T ≥ 70 K температурасында M (H) қисықтары гистерезиссіз болады (4-сурет, қисық 2). Алайда, бөлме температурасына дейін өрістің 4 MA/m дейін жоғарылауымен магниттелудің қанықтылығы болмайды, M(H) қисықтары температураның жоғарылауымен төмен көлбеу болады. Егер T1 температурасы гистерезис аймағын "жоғарыдан" анықтаса, онда T2 температурасы өрістік тәуелділіктерде көрінбейді.

72 – сурет. DyMn2O5-Mn3O4 композитінің магниттелуінің температураға тәуелділігі. H= 1 – 0.04, 2 – 0.4, 3 – 0.8, 4 – 4 MA/m

73 – сурет. Магниттелудің өріс тәуелділігі: 1, 2 — T = 20, 70K. Кірістіруде H = 4 MA/m өрістеріне дейін алынған T = 4.2 K кезіндегі магниттелудің ілмегі келтірілген

Жоғарыда келтірілген мәліметтерден көрініп тұрғандай, DyMn2O5 және Mn3O4 монокристалдары үшін ауысу температурасы шамамен 40−50K аймағындағы бір температуралық аралыққа түседі. Егер жасалған композит осы қосылыстардың қарапайым қоспасы деп болжасақ, онда магниттік қасиеттердің өзгеруі негізінен түйіршіктердің олардың интерфейсіндегі өзара әрекеттесуіне байланысты болады. Бұл бастапқы материалдардың тапсырыс беру температурасынан төмен температурада магниттелудің температуралық тәуелділігінде ерекшеліктердің болмауынан көрінеді. Бөлшектердің мөлшері өзгерген кезде Кюридің температурасы да өзгереді, бірақ ол әлі де көлемді материалдан үлкен бола алмайды [135]. Біздің жағдайда ауысу температурасы шамамен 15K-қа көтерілді, бұл қосымша механизмнің қосылғанын көрсетеді. Мұндай механизм көрші бөлшектердің шекарасы арқылы өзара әрекеттесу деп болжауға болады, өйткені магниттік иондардың координациялық саны да,көрші бөлшектер арасындағы алмасу да өзгеруі мүмкін.

Наноөлшемге өткен кезде кеуекті кремний матрицасында мөлшері 7 нм болатын DyMn2O5 бөлшектері 14 К аймағында блоктаушы температурамен суперпарамагниттік сипат көрсететіні [136] бұрын анықталған. LS = 46, 84 және 212 нм мәндері үшін D/LS 2 (D - өзекшенің диаметрі, LS - оның ұзындығы) қатынасы бар нанородтар жағдайында, ауысу температуралары антиферромагниттік күй - TN≈ 42, 42 және 50 K. LS жоғарылаған сайын қанығу магниттелуі мен мәжбүрлеу күші төмендейтіні анықталды. Mn3O4 нанобөлшектері үшін [137] 15-25 нм, магниттік реттелген күйге өту температурасының өзгерісі байқалмайды. Біздің жағдайда бөлшектердің өлшемдері d> 1 мкм, сондықтан мөлшердегі шашырау магниттік қасиеттерге әсер етпейді. Ұсақ бөлшектердің мөлшері белгілі бір сыни өлшемде (dc) өскен кезде магниттелу қанықтылыққа жететіні белгілі, мысалы, кобальт металл бөлшектері үшін dc ~ 0,15 мкм [138], La2/3Sr1/3MnO3 манганит бөлшектері үшін  бұл өлшем 0,2 мкм [139]. Мұндағы негізгі әсер нанобөлшектердің бетіндегі спиндердің ретсіздігіне байланысты төмен температуралық ауысулардың басылуымен байланысты. Алайда, алынған DyMn2O5 - Mn3O4 композициясы үшін T1 тапсырыс температурасы бастапқы компоненттердің кез-келгені үшін магниттік ауысудың температурасы болмаса да,  сирек жер элементтерінің RMn2O5 қосылыстары үшін спин-фонондық өзара әрекеттесудің арқасында инфрақызыл диапазонында режимнің жұмсарту температурасымен өзара байланысты [140]. Авторлар бұл нәтижені ферроэлектрлік поляризация мен магнитоэлектрлік әсердің пайда болуы үшін маңызды Жергілікті тордың бұрмалануының көрінісі ретінде түсіндіреді.

T2-дегі жоғары температуралы ауысу тек DyMn2O5 және Mn3O4 бөлшектерінің болуымен түсіндірілмейді. Сондай-ақ, T > 60K температурасындағы магниттелудің аз мөлшерін және төмен температуралы фазалармен салыстырғанда магнит өрісіне қатты тәуелділікті атап өтеміз. Шамасы, аз мөлшерде тағы бір фаза бар, ол негізгі фазалармен маскирленеді. Егер жоғары температуралы ауысу температурасына (T2 ~230k) байланатын болсақ, онда бұл аймаққа ауысу температурасы сирек кездесетін манганиттерде (RE1−xBxMnO3 типті, мұнда B — екі валентті сілтілі жер элементі) түседі, мұнда айналдыру әйнегі типінің күйі жүзеге асырылуы мүмкін [141]. Бұл қосылыстарда марганец иондарының арасында B2+ иондарын енгізу нәтижесінде Mn4+ иондары пайда болуы мүмкін. Алайда, ұсақ бөлшектер жағдайында марганецтің аралас валенттілігі оттегі стехиометриясына байланысты пайда болады. [142] жұмыста көрсетілгендей сирек жер металы манганитінің пайда болуы келесі схема бойынша жүруі мүмкін:

DyMn2O5 = DyMnO3 + (1/3) ·Mn3O4 + (2/3) · O.                  (52)

Бұл реакция DyMn2O5 және Mn3O4 фазаларының соңғы өнімдегі эксперименттік қатынасын түсіндіруге мүмкіндік береді. Егер композитті DyMn2O5 және Mn3O4 екі магниттік заттардың белгілі бір үшінші фазаның қоспасы деп қабылдайтын болсақ, онда 5-суреттегі микротолқынды сіңіру спектріндегі шыңдарды анықтау туралы мәселе туындайды. Резонанс кезінде сіңірілетін микротолқынды сәулелену қуаты [143] қатынасымен анықталады

P = (ω · χ′′ · h2)/2,                                                      (53)

мұндағы ω-резонанстық жиілік, χ" - магниттік сезімталдық тензорының қиял бөлігі, h-микротолқынды сәулеленудің магнит өрісінің амплитудасы.

Әлсіз бөлшектер арасындағы өзара әрекеттесуі бар композиттік жүйелердің резонанстық қасиеттерін зерттеу кезінде жеке бөлшек сызығының енін өте тар деп санай отырып, гетерогенді жүйелерді, атап айтқанда поликристалды үлгілерді сипаттау үшін дамыған тәсілді қолдануға болады [144]:

χ′′(ω, H) = {π · Mo ·∫ ∫ δ[H − Hr(ω,θ,ϕ)]sinθdθdϕ}/4.       (54)

мұнда HR — бөлшектің резонанстық өрісі, MO-қанықтылықтың магниттелуі, δ (x) - Дирак дельта функциясы, (4) интеграциясы толық дене бұрышы бойынша жүргізіледі.

Магнит-резонанстық өлшеулер алынған композициялық материалдағы магниттік фазалардың әрекетін түсіну үшін қосымша мәліметтер бере алады. Резонанстық сіңіру T = 80-450 K температуралық диапазонда өлшенді. 74 –суретте T = 300K кезінде резонанстық жұтудың типтік спектрі берілген. Эксперименттік резонанстық қисық (толтырылмаған белгішелер) күрделі көрініске ие екендігі алынды. Біз бұл қисықты Лоренц типіндегі сіңіру сызықтарының (1-3 қисықтары) қосындыларының қосындысымен жуықтадық және 74 – суретте ең жақсы өлшеу (4 қисығы) көрсетілген. Көріп отырғаныңыздай, бұл өте жақсы сәйкестік болды. Барлық үш жол үшін (74 –сурет) 75-суретте резонанстық өрістердің (Hr) температуралық тәуелділігі көрсетілген. Айта кету керек, 1-ші сызық температураның жоғарылауымен резонанстық өріс көлемінің төмендеу тенденциясын көрсетеді. 2-сызық үшін температураның жоғарылауымен Hr-нің температураға тәуелділігі байқалады. 3-жолда резонанс өрісінің температураға ең қатты тәуелділігі көрсетілген.

74 – сурет. Магниттік резонанс спектрі. Толтырылмаған белгішелер-эксперимент, 1-3 — құрамдас сызықтарға ыдырау, 4-компоненттердің қосындысы, T = 300K

Сызық ендерінің (ΔHpp) сипатында (75 – сурет, b) температураның жоғарылауымен 2-жолдың ені монотонды түрде төмендейтіндігімен сипатталады, ал 1 және 3-ші сызықтардың ΔHpp -де температураға байланысты минималды болады.

75 – сурет. Бұл жағдайда T> 200K аймағындағы 1-жолда ΔHpp жоғарылауы байқалады. Тиісті абсорбциялық сызықтардың астындағы аудандар ретінде есептелген қарқындылықтың (J) температуралық тәуелділігі [19] 75 с – суретте көрсетілген. Мұнда T> 250 K температурада 1 сызығының қарқындылығының айтарлықтай өсуіне назар аударылады.

Mn3O4 [145] нанобөлшектерге арналған әдеби деректермен тәжірибеміздегі резонанстық өрістерді салыстырудан 74 – суреттегі 2-жол Mn3O4 нанобөлшектеріне тән өрістер аймағына түседі және оларды осы қосылысқа сәйкес деп анықтауға болады. Біз орташа параметрлері бар бөлшектер ансамблімен айналысатындықтан, жұқа құрылым көрінбейді. Бұл жұмыс [146] магниттік резонанс негізінен Mn2+ иондарының ішкі жүйесімен анықталады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

DyMnO3 мүмкін фазасынан Резонанс екі себепке байланысты байқалмауы керек. Біріншіден, марганец тривалентті күйде болғандықтан, ол айтарлықтай бастапқы ыдырауға ие [143, с.], ал микротолқынды жиілікте ωMWF = 9.48 GHz резонанстық сіңіру екіталай. Алайда, La1−xSrxMn1−yZnyO3 типті бұзылған керамикалық жүйелерде ферромагниттік корреляцияланған спиндерден парамагниттік фазадағы суперпарамагниттік бөлшектерден магниттік резонанс байқалды [147]. Екіншіден, бұл фазаның мөлшері 1 at.%-дан аспауы керек, бұл оның қарқындылығы бойынша басқа фазалардың сигналдарымен салыстырылатын сигнал үшін жеткіліксіз (75 c –сурет).

DyMn2O5 (орторомбикалық симметрия) қосылысы үшін b осі бойымен жеңіл магниттелу бағыты бар үлкен магниттік анизотропияның болуын атап өткен жөн [148]. Белгілі [149], поликристалды жүйелер жағдайында (кристаллиттерде бір осьті магниттік анизотропия бар) магниттік резонанс спектрі Зееман энергиясының (EZ) және магниттік анизотропия энергиясының (EA) қатынасына байланысты. Егер магниттік анизотропия энергиясы Зееман энергиясынан едәуір асып кетсе, онда спектр күрделі көрініске ие және әдетте екі шыңнан тұрады. [149, р.33] жұмыста (4) қатынасына сүйене отырып, EA/EZ энергия қатынасына байланысты анизотропия осьтерінің кездейсоқ таралуымен бөлшектер ансамблінің резонанстық сіңіру спектрінің формасы сандық түрде есептелді. Шыңдардың бірі жеңіл ось бойымен сыртқы магнит өрісінің бағыты басым бөлшектердің үлесімен, ал екіншісі - қатты ось бойымен сыртқы магнит өрісінің бағытымен бөлшектердің үлесімен анықталады. Есептеу нәтижелерінен температураның өзгеруімен микротолқынды сіңіру шыңдарының интенсивтілігінің «ауысуы» жүреді. Біздің жағдайда, біз осындай есептеу және эксперимент нәтижелерінің сапалы сәйкестігін бар.

Зерттеулер нәтижесінде алғаш рет құрылған DyMn2O5−Mn3O4 композициясында байланысқан бөлшектер жүйесі пайда болатындығы анықталды. Бұл композиттің магниттік қасиеттерінің бастапқы материалдардың қасиеттерінен айырмашылығында көрінеді.

Осылайша қатты фазалы әдіспен синтезделген манганитті композиттерді төмен температурада алгебралық қосу әдісі арқылы сипаттау мүмкін емес екендігі анықталды, сонымен қатар магниттік реттелудің (T~65K) жойылу температурасының жоғарылауы байқалады. Оттегінің стехиометриялы болмауына байланысты T~230K реттелу температурасы бар магниттік фазаның кішкене қоспасы (мүмкін DyMnO3) кездесетіні анықталды. Сонымен қатар магниттік-резонанстық деректер Mn3O4 бөлшектер ансамблінің болуын сенімді түрде көрсетеді. DyMn2O5 фазасы үшін сіңіру спектрі анизотропия осьтерінің кездейсоқ таралуымен жоғары анизотропты бөлшектер ансамбліндегі магниттік резонансқа байланысты. Соңғы жағдайда түйіршіктердегі магниттік анизотропияның мөлшері және түйіршіктердің шекараларындағы бөлшектер арасындағы өзара әрекеттесу туралы сұрақтар ашық қалады [103, р.608].

4.16 Висмутты диспрозий манганитттерінің магниттелуінің температураға тәуелділігін зерттеу

76 – суретте әр түрлі (500 Oe және 50 Oe) магниттік өрістегі магниттелудің температураға тәуелділігін M (T) көрсетілген.  Гиперболикалық ферромагниттік-парамагниттік ауысу (FM-PM) Tc = 100 К температурада Bi0.5Dy0.5MnO3 қосылысын  [150, 151] жұмыстардағы манганит оксидтеріне тән жалпы формасы екенін сипаттайды. Магниттік ауысудың бірден төмендеуі қосылыстың жоғары гомогенділігін көрсетеді.

Сонымен қатар магниттік өріс төмендеген сайын қосылыстың магниттелуі жоғарылайтыны көрініп тұр. Tc төмен ферромагнетизм Mn3+ және Mn4+ (Mn3+-O-Mn4+) арасындағы байланысқа қатысты. [108, р.413] жұмыста көрсетілгендей, Bi0.5Dy0.5MnO3 манганитінің қисығы бойынша ферриттер сияқты жұмсақ магнитті ферромагнетикті қасиет көрсететіні анықталды.

Сурет 76 – Bi0.5Dy0.5MnO3 қосылысының магниттелуінің температураға тәуелділігі

Сурет 77 – Bi0.5Dy0.5MnO3 қосылысының магниттелу графигі және гистрезис тұзағы

77 – суретте Bi0.5Dy0.5MnO3 қосылысының 4К температурадағы магниттелу және өріс (М гистрезис тұзағының Н өріске қарсы) графиктері келтірілген. 4К температурада ZFC магнит өрісінсіз және FC магнит өрісінде висмутпен допирленген диспрозий манганиті симметриялы гистерезис тұзағын көрсетеді, ол ферромагниттік құбылысты көрсетеді. Сондай-ақ ZFC (MZFC) және FC (MFC) жағдайларындағы магниттелудің тмеператураға тәуелділігі Bi0.5Dy0.5MnO3 қосылысының бөлшектерінің супермагнитезмінің қосымша дәлеледемесі болып келеді.

СЖЭ кездесетін магнитокалориялық әсерді (МКӘ) зерттеу күрделі спиральды магнит құрылымдары бар металлдарда айтарлықтай қызығушылық танытады, өйткені бұл ретте магниттік фазалық ауысулардың сипаты және магнит өрісінің әсерінен энтропияның магниттік бөлігінің өзгеруі туралы құнды ақпарат алынуы мүмкін [152, 153].

Сурет 78 – Bi0.1Dy0.9MnO3 қосылысының -50 және 50 кОе магнит өрісі аралығындағы 10К температурада ZFC режиміндегі магниттелу қисығы

Сурет 79 – Bi0.4Dy0.6MnO3 қосылысының -50 және 50 кОе магнит өрісі аралығындағы 10К температурада ZFC режиміндегі магниттелу қисығы

78 – 79 суреттерінде 10К температурада өлшенген BiхDy1-хMnO3 (х = 0,1 және 0,4) қосылысының магниттелуінің M магнит өрісіне H тәуелділігі көрсетілген. х = 0,1 және 0,4 болған жағдайда манганиттердің магниттік қанығуы 4 кОе магнит өрісінде байқалады. 75-76 – суреттерден магниттелудің магнит өрісіне тәуелділігі M(H) ферромагнетикті сипатқа ие екені байқалып тұр және жұмсақ сипатты ферромагнетикке жатқызуға болады.

а) 10 кОе магнит өрісі және ZFC режимі

ә) 100 кОе магнит өрісінде және ZFC режимі

Сурет 80 – Bi0.1Dy0.9MnO3 қосылысының әр түрлі магнит өрісінде әр түрлі режиміндегі магниттелуінің температураға тәуелділіктері, бет 1

б) 1000 кОе магнит өрісінде және ZFC режимі

в) FC режимі

Сурет 80, бет 2

а) 10 кОе магнит өрісі және ZFC режимі

ә) 100 кОе магнит өрісі және ZFC режимі

Сурет 81 – Bi0.4Dy0.6MnO3 қосылысының әр түрлі магнит өрісінде әр түрлі режиміндегі магниттелуінің температураға тәуелділіктері, бет 1

б) 100 кОе магнит өрісі және ZFC режимі

в) FC режимі

Сурет 81, бет 2

80 – 81 суреттерінде ұнтақ жазықтығының бойымен бағытталған сыртқы магнит өрісінің әртүрлі мәндерінде жазылған BiхDy1-хMnO3 (х = 0,1 және 0,4) қосылысы үшін FC-ZFC тобының қисықтары көрсетілген. Tm мәні өлшеу процесінде берілген сыртқы өрістің ұлғаюымен азаяды. Зерттелген үлгілердің М (Т) қисығының жалпы қисығы массивті материалдардың магниттелуінің температуралық қисығына сәйкес келеді [154]. Берілген қисықтардың түрі бойынша үлгілердің Кюри температурасы 300К шегінде өзгеріп отырады, алайда басқа үлгілер үшін магниттіліктің созылуы оларда әртүрлі ТС бар бірнеше ферромагнит облыстарының бар екенін куәландырады.

Температура өскен жағдайда (81 а, ә – сурет) Кюри температурасы 40-45К де магнитті қасиеті жойылып, манганит парамагниттік күйге көшеді. Келесі екі графикте температура жоғарылаған сайын өзіндік магниттелу жойылып баяу парамагниттік күйге ауысады. Келесі 81 б, в - суретте 40-45К аралығында аздаған магниттік қозу пайда болады, ол қалдық магниттік қозу деп саналады, манганит бұл жағдайда тұрақты парамагнитке жатады.

5 ҚОРЫТЫНДЫ

- Алғаш рет BixR1-xMnO3 (х=0.1 – 0.8) манганиттерін  синтездеудің тиімді әдістері анықталды және жаңа 12 фаза алынды.

- Алғаш рет синтезделген манганиттердің  кристаллохимиялық сингониялары, элементарлы ұяшық параметрлері анықталды, висмут ионының мольдік қатынасының өзгеруіне сәйкесті төменгі орторомбты сингониядан, жоғары категориялы кубты  сингонияға ауысатыны,  формуладағы бірлік санының сингонияға сәйкес өзгеріп отыратындығы көрсетілді.

- Электрондық-сканерлеу микроскопында жүргізілген талдау нәтижесінде золь-гель және цитратты-нитратты әдістермен синтезделген манганиттердің ұнтақтары микроөлшемде таралған, ал Печини әдісі бойынша х=0.1 болғанда микроөлшемге ие, ал х-тің мәні жоғарылаған сайын наноөлшемге ие болатындығы  анықталды.

- Термиялық талдау нәтижесі бойынша DTA қисығында 400-600˚С аралығындағы экзотермиялық эффектің болуы манганиттің жоғары температурада тотығу процесі әсерінен екендігі байқалды.

- Төмен жиіліктерде бақыланатын εʹ жоғары мәндері кеуектілік, түйіршіктілік және екі түрлі өткізгіш материалдардың комбинациясы сияқты біртекті емес диэлектрлік құрылымдармен генерацияланатын кеңістіктік зарядтың поляризациясының ығысуымен түсіндіріледі.

- Висмутты диспрозий манганиттерінің жылусыйымдылығының температураға тәуелділігі зерттеліп, жылу сыйымдылықтарының полином түріндегі теңдеуі шығарылды: Ср=21,74+0,02*10-3+5,2*105 және термодинамикалық функциялары алғаш рет есептелді.

- Төменгі температурада синтезделген манганиттер ферромагниттік қасиетті көрсетеді, ал 40-45К температура аралығында аздаған магниттік қозу пайда болады, ол қалдық магниттік қозу деп саналады, манганит бұл жағдайда тұрақты парамагнитке жатады.

6 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

- Нагаев Э.Л.Физика магнитных полупроводников / М.:Наука,1983. -220 с.

- Нагаев Э.Л. Манганиты лантана и другие магнитные проводники с гигантским магнитосопротивлением //Успехи физических наук. – 1996. – Т.166, №8. – С.833-858

- Kimura T., Goto T., Shintani H., Ishizaka K., Arima T., Tokura Y. Magnetic control of ferroelectric polarization / // Nat. - 2003. - Vol. 426. - P. 55-58.

- Cheong, S.W. Multiferroics: a magnetic twist for ferroelectricity / S.-W. Cheong, M. Mostovoy // Nat. Mater. - 2007. - Vol. 6. - P. 13-20.

- Пятаков, А.П. Магнитоэлектрические материалы и мультиферроики / А.П. Пятаков, А.К. Звездин // УФН. - 2012. - Т. 182, № 6. - С. 593-620.

- Priya, S. Islam R., Dong S., Viehland D. Recent advancements in magnetoelectric particulate and laminate composites // J. Electroceram. - 2007. - Vol. 19. - P. 147-164.

- Ortega N. Kumar A., Scott J.F., Katiyar R.S. Multifunctional magnetoelectric materials for device applications// J. Phys.: Condens. Matter. - 2015. - Vol. 27. - P. 504002-23.

- Ma J., Hu J., Li Z., Nan C.W. Recent progress in multiferroic magnetoelectric composites: from bulk to thin films// Adv. Mater. - 2011. - Vol. 23. - P. 1062 - 1087.

- Popov Yu.F., Kadomtseva A.M., Vorob'ev G.P., Zvezdin A.K. Discovery of the linear magnetoelectric effect in magnetic ferroelectric BiFeO3 in a strong magnetic field// Ferroelectrics. - 1994. -Vol. 162. - P. 135-140.

- Kadomtseva A.M., Popov Yu.F., Vorob'ev G.P., Zvezdin A.K. Spin density wave and field induced phase transitions in magnetoelectric antiferromagnets// Phys. B. - 1995. - Vol. 211. - P. 327-330.

- Пятаков А.П., Звездин А.К.Фазовые переходы и магнитоэлектрический эффект в мультиферроиках// УФН. -2004. - Т. 174. - С. 465 - 470.

- Lawes G., Ramirez A.P., Varma C.M., Subramanian M.A. Magnetodielectric effects from spin fluctuations in isostructural ferromagnetic and antiferromagnetic systems// Phys. Rev. Lett. - 2003. - Vol. 91. - P. 257208-4.

- Lee S., Pirogov A., Kang M., Jang K.-H., Yonemura M., Kamiyama T., Cheong S.-W. Giant magneto-elastic coupling in multiferroic hexagonal manganites // Nat. - 2008. - Vol. 451. - P. 805- 808.

- Ehlers G., Podlesnyak A.A., Hahn S.E., Fishman R.S., Zaharko O., Frontzek M., Kenzelmann M., Pushkarev A.V., Shiryaev S.V., Barilo S. Incommensurability and spin dynamics in the low-temperature phases of Ni3V2O8 // Phys. Rev. B. - 2013. - Vol. 87. - P. 214418-7.

- Mostovoy M. Ferroelectricity in spiral magnet // Phys. Rev. Lett. - 2006. - Vol. 96. - P. 067601-4.

- Kimura T., Kawamoto S., Yamada I., Azuma M., Takano M., Tokura Y. Magnetocapacitance effect in multiferroic BiMnO3 / T. // Phys. Rev. B. - 2003. - Vol. 67. - P. 180401-4.

- Johnson R.D., Chapon L.C., Khalyavin D.D., Manuel P., Radaelli P.G., Martin C. Giant improper ferroelectricity in the ferroaxial magnet CaMn7O12// Phys. Rev. Lett. - 2012. - Vol. 108. - P. 067201-4.

- Яковлев В.Б., Рощин В.М. Нанокомпозиты и нанокерамика как основа функциональной электроники // В кн.: Нанотехнологии в электронике. - М.: Техносфера, 2005. -323 - 360 с.

- Tieyong Z. Sustainable development of the material and recycling economy// IX Российско-Китайский симпозиум «Новые материалы и технологии». -Астрахань, 2007. - С. 17-27.

- Верещагин В.И., Плетнев П.М., Суржиков А.П., Федоров В.Е., Рогов И.И. Функциональная керамика // ИНХ СО РАН. - Новосибирск, 2004. - С.350.

- Кравченко А.Ф. Магнитная электроника // Издательство СО РАН. -Новосибирск, 2002. - С.400 с.

- Gleiter Н. Nanostructured materials: state of art and perspectives // Nanostruct. Mater. - 1995. - Vol.6, - №1-4. – P.3-14.

- Ремпель А.А. Нанотехнологии, свойства и применение наноструктурированных материалов // Успехи химии. - 2007. - Т.76, №5. - С.474-500.

- Пул Ч., Оуэне Ф. Нанотехнологии // - M.: Техносфера, 2005. - 336 с.

- Карпасюк В.К. Некоторые проблемы дизайна и синтеза нанокерамических магнитных материалов // Сб. трудов международной конференции Современные тенденции развития нанотехнологий и наноматериалов. -Астрахань: изд. дом «Астраханский университет», 2007. - С. 38-45.

- Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов // М.: КомКнига, 2006. -592 с.

- Муковский Я.М. Получение и свойства материалов с колоссальным магнетосопротивлением // Российский химический журнал. - 2001. - Т.45, №5-6. -С. 32-41.

- Urushibara A., Moritomo Y., Arima Т., Asamitsu A., Kido G., Tokura Y. Insulator-metal transition and giant magnetoresistance in Lai.xSrxMn03// Phys.Rev. B. 1995. - Vol.51, №20. - P. 14103-14109.

- Dagotto E., Hotta T., Moreo A. Colossal magnetoresistant materials: the key role of phase separation// Physics reports. - 2001. - Vol.344. -P. 1-153.

- Gleiter H. Nanostructured materials: basic concepts and microstructure // Acta Mater. - 2000. - Vol.48. - P.1-29.

- Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии // М.: Физматлит, 2005. - 416 с.

- Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы // М.: Физматлит, 2000. - 224 с.

- Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы // М.: Изд. Центр "Академия", 2005. - 192 с.

- Salamon M.B., Jaime M. The physics of manganites: Structure and transport//Rev. Mod. Phys. - 2001. - Vol.73, N.3. - P.583-628.

- Гусев А.И. Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом теле. - М.: Физматлит, 2007. - 856 с.

- Gordon and Breach, edited by Tokura Y. Colossal magnetoresistance oxides // Advances in condensed matter science, - 2000, - Vol.2. P.358

- Kimura T., Goto T., Shintani H., Ishizaka K., Arima T., Tokura Y. Magnetic control of ferroelectric polarization // Nature, - 2003, - Vol.426, P. 55.

- Cheong S.-W., Mostovoy M. Multiferroics: a magnetic twist for ferroelectricity // Nature Materials, - 2007, - Vol.6, P.13.

- Pimenov A., Mukhin A.A., Ivanov V.Yu., Travkin V.D., Balbashov A.M., Loidl A. Possible evidence for electromagnons in multiferroic manganites // Nature Physics, - 2006, - Vol.2, P.97.

- Звездин А.К., Логгинов А.С., Мешков Г.А., Пятаков А.П. Мультиферроики: перспективные материалы микроэлектроники, спинтроники и сенсорный техники // Известия РАН. Серия Физическая, - 2007, В.71, №11, С.1604.

- Kozlenko D.P., Belik A.A., Kichanov S.E., Mirebeau I., Sheptyakov D.V., Strassle Th., Makarova O.L., Belushkin A.V., Savenko B.N., Takayama-Muromachi E. Competition between ferromagnetic and antiferromagnetic ground states in multiferroic BiMnO3 at high pressures // Physical Review B, - 2010, - Vol.82, P.014401.

- Yang H., Chi Z.H., Jiang J.L., Feng W.J., Cao Z.E., Xian T., Jin C.Q., Yu R.C. Centrosymmetric crystal structure of BiMnO3 studied by transmission electron microscopy and theoretical simulations // Journal of Alloys and Compounds, - 2008, - Vol.461, P.1.

- Belik Alexei A., Katsuaki Kodama, Naoki Igawa, Shin-ichi Shamoto, Kosuke Kosuda, Eiji Takayama-Muromachi. Crystal and magnetic structures and properties of BiMnO3+δ // Journal of American Chemical Society, - 2010, - Vol.132, P.8137.

- Belik A.A., Satoshi I., Tadahiro Y., Katsuaki K., Naoki I., Shinichi Sh., Masaki A., Mikio T., Koji K., Yoshio M., Eiji T.-M. Origin of the monoclinic-to-monoclinic phase transition and evidence for the centrosymmetric crystal structure of BiMnO3 // Journal of American Chemical Society, - 2007, - Vol.129, P.971.

- Montanari E., Calestani G., Righi L., Gilioli E., Bolzoni F., Knight K.S., Radaelli P.G. Structural anomalies at the magnetic transition in centrosymmetric BiMnO3 // Physical Review B, - 2007, - Vol.75, P.220101.

- Тесленко П.Ю. Особенности структур и панорамные фазовые диаграммы (х, Т) систем твердых растворов BiFeO3-BiMnO3, BiFeO3-ANbO3 (A – K, Na): автореферат диссертации на соискание степени канд. физ.-мат. наук: 01.04.07.-  Ростов н/Д.: ЮФУ, 2011. – 16 с. Инв. № 005004117

- Kimura T., Kawamoto S., Yamada I., Azuma M., Tokura Y., Takano M. Magnetocapacitance effect in multiferroic BiMnO3 // Physical Review B. - 2003, - Vol.67, P.180401.

- Джабаров С.Г., Козленко Д.П., Кичанов С.Е., Мамедов А.И., Мехтиева Р.З., Данг Т.Н., Савенко Б.Н., Лате К. Влияние высокого давления и температуры на кристаллическую структуру манганита висмута BiMnO3 // Вестник университета Баку, серия физика. - 2012. - Vol.С.2101-110.

- Montanari E., Calestani G., Migliori A., Dapiaggi M., Bolzoni F., Cabassi R., Gilioli E. High-temperature polymorphism in metastable BiMnO3 // Chemistry of Materials, - 2005, - Vol.17, P.6457.

- Satoh H., Suzuki S., Yamamoto K., Kamegashira N. Phase stabilities of LnMn2O5 (Ln = rare earth) // Journal of Alloys and Compounds. -1996. - Vol.234, I.1 Р.1-5.

- Kamegashira N., Miyazaki Y. Hiyoshi Y., Nonstoichiometry and phase transition in NdMnO3 // Mater. Chem. Phys. – 1984. - Vol.10, Р.299.

- Balakirev V.F., Vedmid L.B., Yankin A.M., Golikov Yu.V. Phase equilibria in thermal dissociation and reduction with hydrogen of LuMn2O5 // Russ. J.Phys. Chem. – 2004. - Vol.78, №3. Р.348-350.

- Levitskii V.A. Thermodynamics of double oxides. I. Some aspects of the use of CaF2-type electrolyte for thermodynamic study of compounds based on oxides of alkaline earth metals // J. Solid State Chem. – 1978. - Vol.25, I.1. P.9-22.

- Levitskii V.A.  Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim. 19, 107 (1978).

- Balakirev V.F., Golikov Yu.V., Titova S.G., Vedmid L.B., Gorbunov E.B. Subsolidus Phase Diagrams of the Mn-Ln-O (Ln= Tb, Dy, Yb, Lu) Systems in Air // Dokl. Akad. Nauk. – 1999. -507 с.

- Fedorova O.M., Titova S.G., Golikov Yu.V., Balakirev V.F.  Heterogeneous equilibria in the Ho-Mn-O and Er-Mn-O systems in air // Russ. J. Phys. Chem. – 2003. - Vol.77, №11.  - P.2094-2096.

- Kovba M.L., Skolis Yu.Ya., Veryaeva E.S. The thermodynamic properties of yttrium and dysprosium manganites // Russian Journal of Physical Chemistry, - 2006, - Vol.80, N.1, P.47–50.

- Cheikhrouhou-Koubaa W., Koubaa M., Cheikhrouhou A., Shimizu K. Praseodymium-deficiency effects upon physical properties of bulk Pr0.6Sr0.4MnO3 manganite // J. Magn. Magn. Mater. – 2007. -Vol.310, P.237–239.

- M.H. Phan, S.C. Yu, Review of the magnetocaloric effect in manganite materials// J. Magn. Magn. Mater. - 2007. - Vol.308, Р.325–340.

- Zemni S., Baazaoui M., Dhahri J., Vincent H., Oumezzine M., Above room temperature magnetocaloric effect in perovskite Pr0.6Sr0.4MnO3 //Mater. Lett. – 2009. - Vol.63. Р.489–491.

- Shaikh M.W., Varshney D. Structural and electrical properties of Pr1–xSrxMnO3 (x = 0.25, 0.3, 0.35 and 0.4) manganites // Mater. Sci. Semicond. Process. -2014. - Vol.27. Р.418–426

- Naik V.B., Barik S.K., Mahendiran R., Raveau B. Magnetic and calorimetric investigations of inverse magnetocaloric effect in Pr0.46Sr0.54MnO3 // Appl. Phys. Lett. – 2011. - Vol.98. Р.112506.

- Martin A., Maignan M., Hervieu B. Magneic phase diagrams of L1–xAxMnO3 manganites (L = Pr, Sm; A = Ca, Sr) // Phys. Rev. – 1999. - Vol.60. Р.12191.

- Knнžek K., Hejtmanek J., Jirak Z., Martin C., Hervieu M., Raveau B., Andrй G., Bouree F. Structure, magnetism, and transport properties of Pr1–xSrxMnO3 (x = 0.45 – 0.75) up to 1200 K // Chem. Mater. – 2004. - Vol.16. Р.1104–1110.

- Repaka V.M., Tripathi T.S., Aparnadevi M., Mahendiran R. Magnetocaloric effect and magnetothermopower in the room temperature ferromagnet Pr0.6Sr0.4MnO3 // J. Appl. Phys. – 2012. - Vol.112. Р.123915.

- Garcнa-Muсoz J.L., Frontera C., Aranda M.A.G., Llobet A., Ritter C. High-temperature orbital and charge ordering in Bi1/2Sr1/2MnO3 // Phys. Rev. – 2001. - Vol.63. Р.064415.

- Nadig P.R., Vighnesh K.R., D’Souza A., Daivajna M.D. Low temperature studies of Bi doped Pr0.6Sr0.4MnO3 manganites: magnetization and magneto-transport // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. - 2018. - Vol.29, №3. - Р. 19965-19975.

- Zhang R.R., Kuang G.L., Zhao B.C., Sun Y.P. Magnetic and transport properties of phase-separated manganite Bi0.1La0.5Ca0.4MnO3 // Solid State Commun. – 2010. - Vol.150, Р.209–213.

- Rawat R., Chaddah P., Bag P., Das K., Das I. The metal–insulator transition in nanocrystalline Pr0.67Ca0.33MnO3: the correlation between supercooling and kinetic arrest // J. Phys. Condens. Matter. - 2012. - Vol.24, Р.416001.

- Kushwaha P., Bag P., Rawat R., Chaddah P. First-order antiferro–ferromagnetic transition in Fe49(Rh0.93Pd0.07)51 under simultaneous application of magnetic field and external pressure // J. Phys. Condens. Matter. – 2012. - Vol.24. Р.096005.

- Ghani M.A., Mohamed Z., Yahya A.K. Effects of Bi substitution on magnetic and transport properties of La0.7–xBixAg0.3MnO3 ceramics // J. Supercond. Nov. Magn. - 2012. - Vol.25. Р.2395–2402.

- Xia Z.C., Liu G., Dong B., Chen L., Liu D.W., Fang C.H., Doyananda D., Liu L., Liu S., Tang C.Q., Yuan S.L. Observation of a near 100% magnetoresistance in (La0.8Bi0.2)0.67Ca0.33MnO3 // J. Magn. Magn. Mater. - 2005. - Vol.292. Р.260–265.

- Boujelben W., Ellouze M., Cheikh-Rouhou A., Pierre J., Cai Q., Yelon W.B., Shimizu K., Dubourdieu C. Neutron diffraction, MR and magneto-transport properties in the Pr0.6Sr0.4MnO3 perovskite manganite // J. Alloys Compd. - 2002. - Vol.334. Р.1–8.

- Ritter С., P.G. Radaelli, Lees M.R., Barratt J., Balakrishnan G., Paul D.McK. A new monoclinic perovskite allotype in Pr0.6Sr0.4MnO3 // J. Solid State Chem. – 1996. - Vol.127. Р.276–282.

- Rao S.S., Bhat S.V. Realizing the ‘hindered charge ordered phase in nanoscale charge ordered manganites: magnetization, magnetotransport and EPR investigations // J. Phys. Condens. Matter. – 2009. - Vol.21. Р.196005.

- Jin S., Tiefel T.H., McCormack M., Fastnacht R.A., Ramesh R., Chen L.H. Thousandfold change in resistivity in magnetoresistive La-Ca-Mn-O films // Science. – 1994. - Vol.264, Р.413–414.

- Banerjee A., Mukherjee K., Kumar K., Chaddah P. Ferromagnetic ground state of the robust charge-ordered manganite Pr0.5Ca0.5MnO3 obtained by minimal Al substitution //  Phys. Rev. – 2006. - Vol.B 74. Р.224445.

- Guo Z., Du Y., Zhu J., Huang H., Ding W., Feng D. Large magnetic entropy change in perovskite-type manganese oxides // Phys. Rev. Lett. – 1997. - Vol.78. Р.1142.

- Phan T.L.. Yang D.. Zhang Y., Zhang P., Yu S. Magnetic properties and X-ray absorption spectra of La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles // J. Appl. Phys. – 2013. - Vol.113. Р.7E101.

- Xi S., Lu W., Sun Y. Magnetic properties and magnetocaloric effect of La0.8Ca0.2MnO3 nanoparticles tuned by particle size // J. Appl. Phys. – 2012. - Vol.111.063922.

- Franco, V.; Condensed Matter Physics Department, Sevilla University, Sevilla, Spain. Personal Communication, 2014.

- Mohamed Z.. Tka E.. Dhahri J.. Hlil E. Giant magnetic entropy change in manganese perovskite La0.67Sr0.16Ca0.17MnO3 near room temperature // J. Alloy. Compd. - 2014. - Vol.615. Р.290–297.

- Тka E., Cherif K., Dhahri J., Dhahri E., Belmabrouk H. Effect of Al substitution on magnetocaloric effect in La0.57Nd0.1Sr0.33Mn1−xAlxO3 (0.0 ≤ x ≤ 0.30) polycrystalline near room temperature // J. Alloy Compd. – 2012. - Vol.518. Р.32–37.

- Bahl C.R., Velazquez D., Nielsen K.K., Engelbrecht K., Andersen K.B., Bulatova R., Pryds N. High performance magnetocaloric perovskites for magnetic refrigeration // Appl. Phys. Lett. - 2012. - Vol.100. Р.121905.

- Bulatova R., Bahl C., Andersen K., Kuhn L.T. Pryds, N. Functionally Graded Ceramics Fabricated with Side-by-Side Tape Casting for Use in Magnetic Refrigeration // Int. J. Appl. Ceram. Technol. – 2015. - Vol.12. Р.891–898.

- Ezaami A., Sellami-Jmal E.,  Chaaba I.,  Cheikhrouhou-Koubaa W.,  Cheikhrouhou A.,  Hlil E. Effect  of elaborating method on magnetocaloric properties of La0.7Ca0.2Ba0.1MnO3 manganite // J. Alloy Compd. - 2016. - Vol.685. Р.710–719.

- Lampen P., Bingham N., Phan M., Kim H., Osofsky M., Pique A., Phan T., Yu S., Srikanth H. Impact of reduced dimensionality on the magnetic and magnetocaloric response of La0.7Ca0.3MnO3 // Appl. Phys. Lett. - 2013. - Vol.102. Р.062414.

- Regaieg Y., Sicard L., Monnier J., Koubaa M., Ammar-Merah S., Cheikhrouhou A. Magnetic and magnetocaloric properties of La0.85(Na1−xKx)0.15MnO3 ceramics produced by reactive spark plasma sintering // J. Appl. Phys. - 2014. - Vol.115. Р.17A917.

- Rejeb M.B., Regaieg Y., Marzouki-Ajmi A., Cheikhrouhou-Koubaa W., Ammar-Merah S., Cheikhrouhou A., Mhiri T. A comparative study of La0.65Ca0.2(Na0.5K0.5)0.15MnO3 compound synthesized by solid-state and sol-gel process // J. Alloy Compd. - 2017. - Vol.695. Р.2597–2604.

- Sarkar T., Raychaudhuri A., Bera A., Yusuf S. Effect of size reduction on the ferromagnetism of the manganite La1−xCaxMnO3 (x = 0.33) // New J. Phys. - 2010, - Vol.12. Р.123026.

- Mira, J.; Rivas, J.; Hueso, L.; Rivadulla, F.; Lopez Quintela, M. Drop of magnetocaloric effect related to the change from first-to second-order magnetic phase transition in La2/3(Ca1−xSrx)1/3MnO3. J. Appl. Phys. 2002, 91, 8903–8905.

- María E., María C., Daniel S.-P., Renee J., Carlos R., José A. Preparation of La0.7Ca0.3-xSrxMnO3 manganites by four synthesis methods and their influence on the magnetic properties and relative cooling power // Materials. -2019. - Vol.12. Р.309.

- Ehsani M.H., Ghazi M.E., Kameli P. Effects of pH and sintering temperature on the synthesis and electrical properties of the bilayered LaSr2Mn2O7 manganite prepared by the sol-gel process //  J. Mater.  Sci. - 2012. - Vol.47. Р.5815–5822.

- Oumezzine E., Hcini S., Hlil E.-K., Dhahri E., Oumezzine M. Effect of Ni-doping on structural, magnetic and magnetocaloric properties of La0.6Pr0.1Ba0.3Mn1−xNixO3 nanocrystalline manganites synthesized by Pechini sol–gel method // J. Alloy Compd. - 2014. - Vol.615. Р.553–560.

- Suárez M., Fernández A., Menéndez, J., Torrecillas R., Kessel H., Hennicke J., Kirchner R., Kessel T. Challenges and opportunities for spark plasma sintering: A key technology for a new generation of materials // In Sintering Applications, 1st ed.; Ertug˘ , B., Ed. InTech: Rijeka, Croatia. - 2013. - Сһ.13. Р.319-342.

- Eshraghi M., Kameli P. Structural and magnetic properties of microwave assisted sol-gel synthesized manganite nanoparticles // ISRN Nanotechnol. - 2014, - Vol.2014. Р.867139.

- Burrola-Gándara L., Santillan-Rodriguez C., Rivera-Gomez F., Saenz-Hernandez R., Botello-Zubiate M., Matutes-Aquino J. Comparison of the order of magnetic phase transitions in several magnetocaloric materials using the rescaled universal curve, Banerjee and mean field theory criteria // J. Appl. Phys.  - 2015. - Vol.117. Р.17D144.

- Akimov, G.Y.; Novokhatskaya, A.A.; Prylypko, S.Y.; Revenko, Y.F. Effect of the sintering temperature of ceramic manganites La0.7Mn1.3O3±∆ on their grain sizes, magnetic and electrical properties. Phys. Solid State 2012, 54, 2001–2004.

- Venables, J. Introduction to Surface and Thin Film Processes, 1st ed.; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2000; ISBN 0521785006.

- Матаев М.М., Турсинова Ж.И., Сарсенбаева З.Б. Определение фазового состава сложного манганита методами РФА и ТГА // Материалы XVIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени профессора Л.П.Кулева. – Томск, 2017. С.74-75.

- Алдабергенов М.К., Матаев М.М., Байбосынова А.Т. Расчет энтальпий образования и энергии Гиббса манганатов // Весник Евразийского университета.-2000. -№1. -С.136-140.

- Белоусова Н.В., Архипова Е.О. Термодинамические свойства пиростанната висмута // Ползуновский вестник. - 2009. №3. - С.56-59.

- Mataev, M.M., Patrin, G.S., Abdraymova M., Yurkin, G.Y. Magnetic Properties of the DyMn2O5–Mn3O4 Nanoparticle Composite // Technical Physics, –2021, –Vol.66, N.4, – P.603–609.

- Mataev M.M, Saxena S. M, Patrin G. S, Tursinova Zh. Y, Kezdikbayeva A.T., Nurbekova M. A, Umiralievna B. G. Manganite Synthesis by Different Methods // Orient J Chem. – 2018. - Vol.34, №3. Р.1312-13167.

- Matayev M.M., Abdraimova M.R.,  Saksena S. M., Patrin G.S., Tursinova Zh.Y., Nurbekova M.A., Batyrbekova Zh.D. The composition and structureof bismuth-doped dysprosium manganite// Bulletin of national academy of sciences of the republic of kazakhstan. ISSN 1991-3494. - 2018. - Vol.6, №376. Р.134 - 138.

- Mataev M.M., Saxena S.M., Tursinova Zh.Y. Synthesis and structure of manganite Bi0.3Dy0.7Mn7O12// Вестник КазГосЖенПУ. - 2018, - В.2, №74, - С.17 -22.

- Матаев M.M., Саксена С.М., Патрин Г.С., Турсинова Ж.И., Кездикбаева А.Т. Состав и структура легированного висмутом манганита диспрозия // Қарағанды университетiнiң хабаршысы. Химия сериясы. – 2018. –Т.3, №91. Б.99 – 104.

- Mataev M.M., Patrin G.S., Tursinova Zh.Y., Abdraimova M.R., Yurkin G.Yu. Synthesis and Magnetic Properties of Crystals Bi2BaFe4O10// Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics. - 2018, - Vol.11, №4, - Р.411–41.

- Mataev M.M., Saxena S.M., Tursinova Zh.Y., Seytbek A.Zh., Marat A. Various methods for the synthesis of nanosized manganite // 5th International Conference on Innovations and Development Patterns in Technical and Natural Sciences: Section 4. Chemistry. - New York, 2018. - Р.62-67.

- Матаев М.М., Турсинова Ж.И., Сарсенбаева З.Б. Synthesis of complex oxide manganite Bi0.1Dy0.9Mn7O12 // Конференция: «Теоретическая и экспериментальная химия» КарГУ имени Е.Букетова. - Караганда, 2017. С.88.

- ҚР №33891  патенті. Bi0,1Dy0,9MnO3 құрамды висмутпен допирленген диспрозий манганитін алу жолы // Матаев М.М., Турсинова Ж.И., Абдраймова М.Р., Кездикбаева А.Т. //  09.09.2019 ж.

- Матаев М.М., Турсинова Ж.И., Сарсенбаева З.Б. Синтез сложно-оксидного манганита Bi0.5Dy0.5MnO3 //«Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы тақырыбындағы 70-ші мерейтойлық конференциясы. – Алматы, 2017. - Б.242-244.

- ҚР №35240 патенті. Bi0,2Dy0,8MnO3 құрамды висмутпен легирленген перовкситті диспрозий манганитін алу тәсілі // Матаев М.М., Турсинова Ж.И., Абдраймова М.Р., Кездикбаева А.Т. //  20.05.2020 ж.

- Матаев М.М., Саксена С.М., Турсинова Ж.И., Нурбекова М.А., Сарсенбаева З.Б., Сейтбек А.Ж. Синтез и рентгенографическое исследование манганитов состава Bi1-xDyxMn7O12 (х = 0.9, 0.5) // Қазақстанның химия журналы. - 2017. Т.4, №60. Б.181 – 188.

- Матаев М.М., Турсинова Ж.И., Сейтбек А.Ж. Поиск оптимальной методики синтеза перовскитоподобного манганита // Материалы Международной научно-практических мероприятий Общества Науки и Творчества "Сфера знаний: структурные преобразования и перспективные направления развития научной мысли". – Казань, 2018, – С.  346-350.

- Матаев М.М., Суходаев П.О., Турсинова Ж.И., Сарсенбаева З.Б., Сейтбек А.Ж. Синтез, рентгенографическое исследование и определение размера частиц манганитов // «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Қазмемқызпу, - Алматы, 2017. Б.68-70.

- Бенин А. Програмной комплекс «Тепловой взрыв» (TSS).  Научные основы и методология / – СПб.: «Литео», 2017. - 229-230 с.

- Байбосынова А.Т. // Аралас ферриттердің, висмут манганиттерінің және сілтілі жер элементтерінің синтезі және термодинамикасы // х.ғ.к. ғылыми атағын алу үшін дайындалған дисертация. 2000. - 130 б.

- М.М. Matayev et al. Thermodynamic properties of complex, ferrite BiCa3Fe5O12 // Orient. J. Chem. –2017. –Vol. 33(6). –Р.3200-3203.

- Мищенко К.П. Термодинамика и строение водных и неводных растворов электролитов / Химия, Ленингр. отд-ние, 1974. - 200 с.

- Моисеев Г.К., Ватолин Н.А., Маршук Л.А., Ильиных Н.И. Температурные зависимости приведенной энергии Гиббса некоторых неорганических веществ/ Екатеринбург: - Институт металлургии УрО РАН, 1997. - 231 с.

- Касенов Б.К., Алдабергенов М.К., Пашинкин А.С. Термодинамические методы в химии и металлургии / - А.:Демеу, 1194. – С.256.

- Моисеев Г.К., Ватолин Н.А. Некоторые закономерности изменения и методы расчета термохимических свойств неорганических соединений /  -Екатеринбург: УрО РАН. 2001. - 135 с.

- Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. - Л.: Химия, 1977. - С. 79.

- Морачевский А.Г., Сладков И.Б. Термодинамические расчеты в металлургии / - М.: Металлургия, 1993. 177-178 с.

- Li W.,  Chen K, Yao Y, Zhu J., Wang Y. Correlation among oxygen vacancies in bismuth titanate ferroelectric ceramics // Appl. Phys. Lett. – 2004. – V.85. – P. 4717-4719.

- Freitas R.S., Mitchell J.F., Schiffer Magnetodielectric consequences of phase separation in the colossal magnetoresistance manganite Pr0.3Ca0.3MnO3 // // Phys. Rev. B. – 2005. – V. 72. – I. 11. – P. 144429-6.

- R., Baldinozzi G., Felser C., Tremel W. J. Matterials Chem. 9 (1999) 2463

- Zhong H., Zhang H. Synthesis and electromagnetic properties of ferroelectric – ferromagnetic composite material // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2005. - Vol.288. - Р.74–78.

- Wilkinson C., Sinclair F., Gardner P., Forsyth J.B., Wanklyn B.M.R.. The antiferromagnetic structure of DyMn2O5 at 4.2K // J. Phys. C: Sol. St. Phys. – 1981. – V.14. – №11. Р.1671.

- Dimesso L., Heider L., Hahn H. Synthesis of nanocrystalline Mn-oxides by gas condensation // Sol. St. Ionics. – 1999. – V.123. – І. 1-4. – Р.39-46.

- R. Tackett, G. Lawes, B.C. Melot, M.Grossman, E.S. Toberer, R. Seshadri Magnetodielectric coupling in  Mn3O4 // Phys. Rev. B. – 2007.  – V.76. – Р. 024409.

- Han T.Ch., Lin J.G. 𝑅-dependent magnetic and structural properties in RMn2O5 with 𝑅=Y, Er, Ho, Dy, and Tb // J. Appl. Phys. –2006.  – V.99. – Р. 08J508.

- Zhao Z.Y., Liu M.F., Li X., Lin L., Yan Z.B., Dong S., Liu J. -M. Experimental observation of ferrielectricity in multiferroic DyMn2O5 // Scientific Reports. – 2014. – V.4. – Р. 3984.

- Koksharov Yu.A. Magnetism of Nanoparticles: Effects of Size, Shape and Interaction / – Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co KgaA. 2009. – р. 197.

- Tajiri T., Ando Y., Deguchi H.,. Mito M, Kohno A. Magnetic Properties and Crystal Structure of DyMn2O5 // Phys. Proc. – 2015. – V.75. – Р.1181-1186. (2015).

- Regmi R., Tackett R., Lawes G. Suppression of low-temperature magnetic states in Mn3O4 nanoparticles // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2009. – V.321. – І.15. – Р.2296-2299.

- Васьковский В.О., Патрин Г.С., Великанов Д.А., Свалов А.В., Савин П.А., Ювченко А.А., Щеголева Н.Н. Магнитный гистерезис мультислоёв Co/Si с варьируемыми толщинными параметрами // ФММ. – 2007. – Т. 103. – № 3. – С. 278–283.ФТТ.

- Balcells L., Fontcuberta J., Mart´ınez B., Obrador X. High-field magnetoresistance at interfaces in manganese perovskites // Phys. Rev. B.  – V.58,. – І.22. – Р.R14697 (1998).

- Cao J., Vergara L.I., Musfeldt J.L., Litvinchuk A.P., Wang Y.J., Park S., Cheong S.-W. Phys. Rev. B.  – 2008. – V.100. – І.17. – Р.064307.

- E. Dagotto. Nanoscale phase separation and colossal magneto-resistance. The physics of manganites and related compounds (Springer, Berlin, 2003), ch. 13.

- Л.Б. Ведмидь, В.Ф. Балакирев, А.М. Янкин, Ю.В. Голиков, О.М. Федорова. Неорг. матер., 44, 372 (2008).

- Абрагам А., Блини Б. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов / Москва: - Мир, М., 1972. т. 1. 652 с.

- Gurevich A.G., Melkov G.A. Magnetization Oscillations and Waves / NY: -CRC Press, 1996. – 455 р.

- Durmus Z., Baykal A., Kavas H., Direkci M., Toprak M.S. Ovalbumin mediated synthesis of Mn3O4 // Polyhedron. – 2009. – V.28. – І.11. – Р.2119-2122.

- Dhaouadi H., Ghodbane O., Hosni F., Touati F. Mn3O4 Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Dielectric Properties // ISRN Spectroscopy. – 2012.  – V.1. – Р. 82-86..

- Еремина Р.М., Шарипова К.Р., Мингалиева Л.В., Баделин А.Г. Суперпарамагнитные свойства манганитов лантана La1−xSrxMn0.925Zn0.075O3 (x=0.075, 0.095, 0.115). Письма ЖЭТФ. – 2013. – Т.98. – В.12. – Р.952-956.

- N. Hur, S. Park, P.A. Sharma, S. Guha, S.-W. Colossal Magnetodielectric Effects in  DyMn2O5 //Cheong. Phys. Rev. Lett. – 2004. – V.93. – Р. 107207.

- Sukhov A., Usadel K.D., Nowak U. Ferromagnetic resonance in an ensemble of nanoparticles with randomly distributed anisotropy axes // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. –2008. V 320. I.1. P. 31-35.

- Mohamed A.E.M.A., Hernando B. The expected low field magnetocaloric effect of La0.7Ba0.3MnO3 manganite at room temperature // Physics Letters A. - 2016. - Vol.380. Р.1763–1766.

- Samoshkinaa Yu.E., Edelmana I.S., Stepanovab E.A., Neznakhinb D.S., Ollefsc K., Andreevd N.V., Chichkovd V.I. Magnetic and XMCD studies of Pr1−xSrxMnO3 manganite films // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2017. -V.428. Р.43–49.

- Hudgins A.C., Pavlovic A.S. Magnetocaloric Effect in Dysprosium // Journal of Applied Physics. - 1965. - Vol.36. - Р.3628 – 36311.

- Никитин С.А., Андреенко A.C., Тишин A.M., Архаров М., Жердев A.A. Магнитокалорический эффект в тяжелых ред-оземельных металлах // ФММ. -1985. -Т.60, № 4. С.689-694.

- Hwang H.Y., Cheong S-W., Ong N.P., Batlogg B. Spin-Polarized Intergrain Tunneling in La2/3Sr1/3MnO3 // Phys. Rev. Lett. - 1996. - Vol.7, №2041.

Қосымша А

Қатты фазалы әдіс арқылы синтезделген DyMn2O5-Mn3O4 композитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DyMn2O5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.67 | 4.294 | 1.7 | 542.34 | (1,0,1) | 544.01 |
|  | 22.68 | 3.917 | 15.1 | 651.76 | (1,1,0) | 650.76 |
|  | 24.10 | 3.690 | 11.6 | 734.42 | (0,0,2) | 734.44 |
|  | 25.73 | 3.460 | 36.4 | 835.3 | (1,1,1) | 834.1 |
|  | 30.58 | 2.921 | 19.4 | 1172.03 | (0,2,0) | 1173.11 |
|  | 32.95 | 2.716 | 22.4 | 1355.63 | (0,2,1) | 1356 |
|  | 33.33 | 2.686 | 100.0 | 1386.08 | (1,1,2) | 1385.22 |
|  | 33.93 | 2.640 | 25.8 | 1434.8 | (2,0,0) | 1435.01 |
|  | 35.08 | 2.556 | 0.3 | 1530.66 | (1,2,0) | 1531.4 |
|  | 37.19 | 2.415 | 0.2 | 1714.61 | (1,2,1) | 1714.61 |
|  | 37.35 | 2.406 | 0.1 | 1727.46 | (2,1,0) | 1727.46 |
|  | 39.36 | 2.287 | 5.6 | 1911.91 | (0,2,2) | 1911.91 |
|  | 40.42 | 2.230 | 0.5 | 2010.89 | (1,0,3) | 2010.89 |
|  | 42.05 | 2.147 | 10.3 | 2169.38 | (2,0,2) | 2169.38 |
|  | 43.01 | 2.101 | 2.6 | 2265.41 | (1,2,2) | 2265.41 |
|  | 43.40 | 2.083 | 9.9 | 2304.74 | (1,1,3) | 2304.74 |
|  | 44.95 | 2.015 | 0.9 | 2623.92 | (2,1,2) | 2623.92 |
|  | 46.32 | 1.959 | 14.1 | 2605.74 | (2,2,0) | 2605.74 |
|  | 48.02 | 1.893 | 18.0 | 2790.61 | (2,2,1) | 2790.61 |
|  | 48.33 | 1.882 | 10.9 | 2823.32 | (0,2,3) | 2823.32 |
|  | 49.36 | 1.845 | 13.0 | 2937.7 | (0,0,4) | 2937.7 |
|  | 49.87 | 1.827 | 2.7 | 2995.87 | (1,3,0) | 2995.87 |
|  | 51.48 | 1.774 | 19.6 | 3177.55 | (1,3,1) | 3177.55 |
|  | 52.88 | 1.730 | 0.1 | 3341.24 | (2,2,2) | 3341.24 |
|  | 53.22 | 1.720 | 1.0 | 3380.21 | (2,1,3) | 3380.21 |
|  | 53.49 | 1.712 | 0.3 | 3411.87 | (3,0,1) | 3411.87 |
|  | 54.41 | 1.685 | 1.2 | 3522.09 | (3,1,0) | 3522.09 |
|  | 54.97 | 1.669 | 2.3 | 3589.94 | (1,1,4) | 3589.94 |
|  | 55.93 | 1.643 | 3.4 | 3704.45 | (3,1,1) | 3704.45 |
|  | 56.12 | 1.637 | 2.2 | 3731.66 | (1,3,2) | 3731.66 |
|  | 58.88 | 1.567 | 0.3 | 4072.51 | (2,3,0) | 4072.51 |
|  | 59.18 | 1.560 | 5.1 | 4109.14 | (0,2,4) | 4109.14 |
|  | 60.34 | 1.533 | 21.3 | 4255.16 | (3,1,2) | 4255.16 |
|  | 61.25 | 1.512 | 8.6 | 4374.17 | (2,0,4) | 4374.17 |
|  | 61.46 | 1.507 | 1.1 | 4403.25 | (3,2,0) | 4403.25 |
|  | 61.98 | 1.496 | 0.1 | 4464.06 | (1,2,4) | 4464.06 |
|  | 62.87 | 1.477 | 0.2 | 4583.94 | (3,2,1) | 4583.94 |
|  | 63.36 | 1.467 | 8.6 | 4646.64 | (1,3,3) | 4646.64 |
|  | 64.55 | 1.442 | 0.2 | 4809.16 | (2,3,2) | 4809.16 |
|  | 65.04 | 1.433 | 2.9 | 4869.76 | (0,4,1) | 4869.76 |
|  | 65.63 | 1.421 | 0.2 | 4952.35 | (1,0,5) | 4952.35 |
|  | 66.34 | 1.408 | 0.3 | 5044.23 | (1,4,0) | 5044.23 |
|  | 67.01 | 1.395 | 0.4 | 5138.68 | (3,2,2) | 5138.68 |
|  | 67.30 | 1.390 | 0.9 | 5175.72 | (3,1,3) | 5175.72 |
|  | 67.80 | 1.381 | 1.3 | 5243.4 | (1,1,5) | 5243.4 |
|  | 69.10 | 1.358 | 1.6 | 5422.51 | (0,4,2) | 5422.51 |
|  | 70.00 | 1.343 | 4.8 | 5544.32 | (2,2,4) | 5544.32 |
|  | 71.41 | 1.320 | 2.2 | 5739.21 | (4,0,0) | 5739.21 |
| Mn3O4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.619 | 5.6689 | 15.8 | 311.173 | (4,0,0) | 311.173 |
|  | 22.736 | 3.9079 | 16.1 | 654.81 | (4,1,1) | 655.85 |
|  | 24.040 | 3.69 | 22.6 | 734.42 | (0,2,4) | 734.42 |
|  | 25.740 | 3.4583 | 32.9 | 836.131 | (3,3,2) | 836.131 |
|  | 26.24 | 3.39 | 15.4 | 870.16 | (4,2,2) | 871.22 |
|  | 28.899 | 3.0870 | 61.5 | 1049.36 | (6,1,1) | 1050.01 |
|  | 30.901 | 2.8914 | 84 | 1196.14 | (6,4,0) | 1196.14 |
|  | 31.54 | 2.834 | 10.5 | 1245.09 | (2,2,0) | 1245.09 |
|  | 32.298 | 2.7695 | 6.8 | 1303.76 | (0,2,8) | 1303.76 |
|  | 33.318 | 2.6870 | 83 | 1395.41 | (3,0,0) | 1395.41 |
|  | 33.913 | 2.6412 | 48 | 1433.49 | (3,1,0) | 1433.22 |
|  | 35.50 | 2.5268 | 13.1 | 1566.24 | (3,1,1) | 1566.24 |
|  | 39.4 | 2.2852 | 6.3 | 1914.92 | (2,2,2) | 1914.92 |
|  | 40.17 | 2.243 | 5.8 | 1987.66 | (3,2,0) | 1987.66 |
|  | 41.55 | 2.1715 | 24.7 | 2120.71 | (10,1,1) | 2121.44 |
|  | 43.419 | 2.0824 | 11.7 | 2306.07 | (3,2,1) | 2306.07 |
|  | 45.78 | 1.9802 | 9.7 | 2550.76 | (2,4,10) | 2551.00 |
|  | 46.40 | 1.9554 | 14.8 | 2629.85 | (4,0,0) | 2629.85 |
|  | 49.31 | 1.8467 | 17.1 | 2953.68 | (4,1,0) | 2953.68 |
|  | 51.54 | 1.7717 | 31.2 | 3185.81 | (5,7,8) | 3185.81 |
|  | 53.893 | 1.6998 | 5.4 | 3461.02 | (4,1,1) | 3461.02 |
|  | 54.43 | 1.6844 | 12.5 | 3524.6 | (3,3,1) | 3524.6 |

Қатты фазалы әдіс арқылы синтезделген Bi2Mn4O10 - DyMnO3 композитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi2Mn4O10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.31 | 5.784 | 56.6 | 298.91 | (0,0,1) | 298.91 |
|  | 15.67 | 5.651 | 1.6 | 313.15 | (1,1,0) | 313.15 |
|  | 20.82 | 4.262 | 2.9 | 550.52 | (0,2,0) | 550.52 |
|  | 21.97 | 4.042 | 3.8 | 612.07 | (1,1,1) | 612.07 |
|  | 23.56 | 3.774 | 0.3 | 702.09 | (2,0,0) | 702.09 |
|  | 23.96 | 3.711 | 27.5 | 726.14 | (1,2,0) | 726.14 |
|  | 25.80 | 3.451 | 17.2 | 839.68 | (2,1,0) | 839.68 |
|  | 25.95 | 3.431 | 13.9 | 849.49 | (0,2,1) | 849.49 |
|  | 28.55 | 3.124 | 94.3 | 1024.65 | (1,2,1) | 1024.65 |
|  | 30.13 | 2.963 | 100.0 | 1139.03 | (2,1,1) | 1139.03 |
|  | 31.64 | 2.825 | 10.7 | 1253.03 | (2,2,0) | 1253.03 |
|  | 39.22 | 2.295 | 13.3 | 1898.60 | (2,0,2) | 1898.60 |
|  | 44.12 | 2.051 | 12.5 | 2377.22 | (1,4,0) | 2377.22 |
|  | 44.81 | 2.021 | 1.4 | 2448.32 | (2,2,2) | 2448.32 |
|  | 45.31 | 2.000 | 1.5 | 2500 | (0,4,1) | 2500 |
|  | 46.35 | 1.957 | 13.6 | 2611.07 | (1,3,2) | 2611.07 |
|  | 53.36 | 1.716 | 13.7 | 3395.98 | (2,0,3) | 3395.98 |
|  | 61.52 | 1.506 | 2.8 | 4409.1 | (3,1,3) | 4409.1 |
|  | 65.55 | 1.423 | 3.8 | 4938.44 | (5,2,0) | 4938.44 |
|  | 75.03 | 1.265 | 2.0 | 6249.12 | (4,5,0) | 6249.12 |
|  | 79.69 | 1.202 | 0.7 | 6921.35 | (3,2,4) | 6921.35 |
|  | 80.15 | 1.196 | 0.5 | 6990.97 | (0,4,4) | 6990.97 |
|  | 90.94 | 1.081 | 0.1 | 8557.53 | (3,4,4) | 8557.53 |
|  | 95.21 | 1.043 | 0.6 | 9192.45 | (3,1,5) | 9192.45 |
|  | 101.73 | 0.993 | 3.8 | 10141.49 | (2,7,3) | 10141.49 |
|  | 102.79 | 0.986 | 2.7 | 10285.99 | (4,0,5) | 10285.99 |
| DyMnO3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.69 | 4.290 | 2.0 | 543.36 | (1,0,1) | 543.36 |
|  | 22.79 | 3.899 | 10.0 | 657.79 | (1,1,0) | 657.79 |
|  | 24.11 | 3.689 | 12.0 | 734.82 | (0,0,2) | 734.82 |
|  | 25.80 | 3.450 | 30.0 | 840.16 | (1,1,1) | 840.16 |
|  | 30.84 | 2.897 | 10.0 | 1191.52 | (0,2,0) | 1191.52 |
|  | 33.19 | 2.697 | 30.0 | 1374.8 | (0,2,1) | 1374.8 |
|  | 33.41 | 2.680 | 100.0 | 1392.29 | (1,1,2) | 1392.29 |
|  | 33.98 | 2.636 | 30.0 | 1439.16 | (2,0,0) | 1439.16 |
|  | 39.47 | 2.281 | 8.0 | 1921.98 | (2,1,1) | 1921.98 |
|  | 40.43 | 2.229 | 1.0 | 2012.70 | (1,0,3) | 2017 |
|  | 42.07 | 2.146 | 12.0 | 2171.40 | (2,0,2) | 2171.7 |
|  | 43.21 | 2.092 | 6.0 | 2284.95 | (1,2,2) | 2284.95 |
|  | 43.45 | 2.081 | 14.0 | 2309.17 | (1,1,3) | 2309.17 |
|  | 45.04 | 2.011 | 1.0 | 2472.73 | (2,1,2) | 2471.8 |
|  | 46.53 | 1.950 | 12.0 | 2629.85 | (2,2,0) | 2629.85 |
|  | 48.38 | 1.880 | 20.0 | 2829.33 | (0,2,3) | 2829.33 |
|  | 49.35 | 1.845 | 16.0 | 2937.7 | (0,0,4) | 2937.7 |
|  | 50.26 | 1.814 | 2.0 | 3038.96 | (1,3,0) | 3038.96 |
|  | 51.78 | 1.764 | 14.0 | 3213.68 | (1,3,1) | 3213.68 |
|  | 60.59 | 1.527 | 30.0 | 4288.66 | (2,2,3) | 4288.64 |
|  | 63.64 | 1.461 | 6.0 | 4684.89 | (1,3,3) | 4684.89 |
|  | 67.86 | 1.380 | 2.0 | 5251 | (1,1,5) | 5250.99 |

Қосымша Ә

Золь – гель әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.38 | 7.769 | 0.2 | 165.67 | (1,1,0) | 165.67 |
| 2 | 16.12 | 5.494 | 1.8 | 331.3 | (2,0,0) | 331.3 |
| 3 | 19.78 | 4.486 | 6.5 | 496.91 | (2,1,1) | 496.91 |
| 4 | 22.87 | 3.885 | 2.7 | 662.54 | (2,2,0) | 662.54 |
| 5 | 25.62 | 3.474 | 2.2 | 828,59 | (0,1,3) | 828,59 |
| 6 | 28.11 | 3.172 | 100.0 | 993,88 | (2,2,2) | 993,88 |
| 7 | 30.42 | 2.936 | 3.0 | 1160,08 | (1,2,3) | 1160,08 |
| 8 | 32.57 | 2.747 | 37.0 | 1325,2 | (4,0,0) | 1325,2 |
| 9 | 34.61 | 2.590 | 3.9 | 1490,74 | (4,1,1) | 1490,74 |
| 10 | 36.54 | 2.457 | 1.7 | 1656,49 | (0,2,4) | 1656,49 |
| 11 | 38.40 | 2.342 | 2.3 | 1823,16 | (3,3,2) | 1823,16 |
| 12 | 40.18 | 2.243 | 0.6 | 1987,65 | (4,2,2) | 1987,65 |
| 13 | 51.21 | 1.782 | 2.7 | 3149 | (6,1,1) | 3148.6 |
| 14 | 60.74 | 1.524 | 0.2 | 4305.5 | (6,4,0) | 4305.54 |
| 15 | 66.89 | 1.398 | 5116 | 11.0 | (2,2,0) | 5121 |
| 16 | 70.64 | 1.332 | 0.8 | 5636.2 | (0,2,8) | 5636.15 |
| 17 | 71.55 | 1.318 | 5756 | 1.0 | (3,0,0) | 5761 |
| 18 | 76.08 | 1.250 | 6400 | 7.7 | (3,1,0) | 6406 |
| 19 | 80.52 | 1.192 | 7037 | 1.8 | (3,1,1) | 7030 |
| 20 | 84.91 | 1.141 | 7681 | 2.5 | (2,2,2) | 7688 |
| 21 | 89.27 | 1.096 | 8324 | 0.3 | (3,2,0) | 8330 |
| 22 | 90.15 | 1.088 | 0.5 | 8447.7 | (10,1,1) | 8447.63 |
| 23 | 93.62 | 1.057 | 8950 | 6.6 | (3,2,1) | 8956 |
| 24 | 100.35 | 1.003 | 0.6 | 9940.26 | (2,4,10) | 9940.3 |
| 25 | 102.42 | 0.988 | 10244 | 0.9 | (4,0,0) | 10239 |
| 26 | 106.92 | 0.959 | 10873 | 0.3 | (4,1,0) | 10869 |
| 27 | 110.89 | 0.935 | 0.5 | 11438.7 | (5,7,8) | 11438.8 |
| 28 | 111.53 | 0.932 | 11512 | 2.8 | (4,1,1) | 11509 |
| 29 | 116.29 | 0.907 | 12155 | 0.4 | (3,3,1) | 12160 |
| 30 | 120.92 | 0.885 | 0.9 | 12767.7 | (3,8,9) | 12767.67 |
| 31 | 121.25 | 0.884 | 12796 | 2.3 | (4,2,0) | 12760 |
| 32 | 126.49 | 0.863 | 13426 | 0.2 | (4,2,1) | 13430 |
| 33 | 132.12 | 0.843 | 14071 | 1.3 | (3,3,2) | 14077 |
| 34 | 130.65 | 0.848 | 0.3 | 13906.2 | (2,8,10) | 13906.3 |
| 35 | 145.94 | 0.806 | 0.5 | 15393.2 | (11,8,1) | 15393.11 |

Золь – гель әдісімен синтезделген Bi0.5Dy0.5MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.47 | 5.722 | 55.0 | 305.42 | (0,0,1) | 305.4 |
|  | 20.92 | 4.242 | 2.9 | 555.72 | (0,2,0) | 556 |
|  | 26.58 | 3.351 | 18.7 | 890.53 | (2,1,0) | 890.2 |
|  | 30.90 | 2.892 | 100.0 | 1195.65 | (2,1,1) | 1195.7 |
|  | 35.29 | 2.541 | 22.6 | 1548.78 | (1,1,2) | 1548.8 |
|  | 40.32 | 2.235 | 0.6 | 2001.91 | (2,3,0) | 2002 |
|  | 44.44 | 2.037 | 10.7 | 2410 | (1,4,0) | 2410.09 |
|  | 52.07 | 1.755 | 16.4 | 3246.73 | (3,3,1) | 3246.65 |
|  | 55.00 | 1.668 | 16.6 | 3594.25 | (2,1,3) | 3594.3 |
|  | 60.11 | 1.538 | 11.2 | 4227.54 | (2,5,0) | 4227.6 |
|  | 65.16 | 1.431 | 9.3 | 4883.38 | (1,5,2) | 4883.4 |
|  | 70.09 | 1.341 | 3.6 | 5660.87 | (5,2,1) | 5661 |
|  | 75.04 | 1.265 | 0.3 | 6249.12 | (5,3,1) | 6249 |
|  | 80.06 | 1.198 | 5.2 | 6769.65 | (2,5,3) | 6770 |
|  | 85.05 | 1.140 | 1.4 | 7694.68 | (4,5,2) | 7695 |
|  | 90.68 | 1.083 | 2.9 | 8525.96 | (6,2,2) | 8526.21 |
|  | 95.46 | 1.041 | 3.0 | 9227.81 | (4,6,2) | 9227.14 |
|  | 101.08 | 0.998 | 2.0 | 10040.12 | (1,4,5) | 10040.85 |
|  | 109.54 | 0.943 | 0.3 | 11245.44 | (3,7,3) | 11245.17 |

Қосымша Б

Цитратты - нитратты әдіспен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.57 | 5.688 | 32.9 | 309.09 | (0,0,1) | 310 |
|  | 15.95 | 5.550 | 0.6 | 324.65 | (1,1,0) | 324.85 |
|  | 20.75 | 4.278 | 1.5 | 546.41 | (0,2,0) | 546.78 |
|  | 22.36 | 3.972 | 1.5 | 633.84 | (1,1,1) | 634 |
|  | 24.10 | 3.690 | 9.7 | 734.42 | (1,2,0) | 735 |
|  | 24.39 | 3.647 | 10.0 | 751.85 | (2,0,0) | 752 |
|  | 26.04 | 3.419 | 12.7 | 855.46 | (0,2,1) | 855.5 |
|  | 26.55 | 3.355 | 9.9 | 888.41 | (2,1,0) | 888.5 |
|  | 28.82 | 3.095 | 68.0 | 1043.95 | (1,2,1) | 1044 |
|  | 29.06 | 3.070 | 8.5 | 1061.02 | (2,0,1) | 1061 |
|  | 30.92 | 2.890 | 100.0 | 1197.3 | (2,1,1) | 1197.25 |
|  | 31.43 | 2.844 | 14.5 | 1236.35 | (0,0,2) | 1236.52 |
|  | 32.23 | 2.775 | 6.8 | 1317.52 | (2,2,0) | 1317.47 |
|  | 33.72 | 2.656 | 41.2 | 1417.57 | (1,3,0) | 1417.23 |
|  | 35.44 | 2.531 | 27.2 | 1561.05 | (1,1,2) | 1561.1 |
|  | 39.92 | 2.257 | 1963 | 13.1 | (1,1,1) | 1957 |
|  | 46.43 | 1.954 | 2619 | 24.4 | (2,0,0) | 2612 |
|  | 52.30 | 1.748 | 3272 | 3.8 | (2,1,0) | 3269 |
|  | 54.01 | 1.696 | 0.3 | 3476.5 | (3,2,2) | 3476.41 |
|  | 57.73 | 1.596 | 3925 | 29.6 | (2,1,1) | 3920 |
|  | 66.16 | 1.411 | 3.6 | 5022.8 | (3,2,3) | 5022.79 |
|  | 67.76 | 1.382 | 5235 | 9.1 | (2,2,0) | 5230 |
|  | 72.49 | 1.303 | 5889 | 1.2 | (3,0,0) | 5881 |
|  | 75.99 | 1.251 | 0.9 | 6389.7 | (1,5,3) | 6389.61 |
|  | 76.25 | 1.248 | 0.4 | 6420.5 | (4,5,0) | 6420.44 |
|  | 76.66 | 1.242 | 2.0 | 6482.7 | (5,2,2) | 6482.69 |
|  | 77.55 | 1.230 | 0.4 | 6609.8 | (3,6,0) | 6609.74 |
|  | 80.52 | 1.192 | 7037 | 1.8 | (3,1,1) | 7030 |
|  | 84.91 | 1.141 | 7681 | 2.5 | (2,2,2) | 7688 |
|  | 85.25 | 1.138 | 0.3 | 7721.7 | (0,0,5) | 7721.77 |
|  | 85.43 | 1.135 | 2.5 | 7762.6 | (2,7,1) | 7762.78 |
|  | 89.27 | 1.096 | 8324 | 0.3 | (3,2,0) | 8330 |
|  | 93.62 | 1.057 | 8950 | 6.6 | (3,2,1) | 8956 |
|  | 102.42 | 0.988 | 10244 | 0.9 | (4,0,0) | 10239 |
|  | 106.92 | 0.959 | 10873 | 0.3 | (4,1,0) | 10869 |
|  | 111.53 | 0.932 | 11512 | 2.8 | (4,1,1) | 11509 |
|  | 116.29 | 0.907 | 12155 | 0.4 | (3,3,1) | 12160 |
|  | 121.25 | 0.884 | 12796 | 2.3 | (4,2,0) | 12760 |
|  | 126.49 | 0.863 | 13426 | 0.2 | (4,2,1) | 13430 |
|  | 132.12 | 0.843 | 14071 | 1.3 | (3,3,2) | 14077 |
|  | 145.34 | 0.807 | 15355 | 1.7 | (4,2,2) | 15360 |
|  | 149.81 | 0.798 | 15703 | 1.2 | (4,2,2) | 15709 |

Цитратты - нитратты әдіспен синтезделген Bi0.5Dy0.5MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.43 | 5.738 | 56.8 | 303.7 | (0,0,1) | 303.52 |
|  | 20.88 | 4.250 | 2.8 | 553.63 | (0,2,0) | 553.47 |
|  | 26.11 | 3.410 | 24.3 | 859.98 | (0,2,1) | 860 |
|  | 30.47 | 2.931 | 100.0 | 1164.04 | (2,1,1) | 1164.2 |
|  | 35.65 | 2.517 | 1.6 | 1578.45 | (2,2,1) | 1578.8 |
|  | 41.08 | 2.195 | 28.3 | 2075.53 | (2,1,2) | 2076 |
|  | 45.48 | 1.993 | 1.3 | 2517.59 | (0,4,1) | 2518 |
|  | 50.13 | 1.818 | 7.4 | 3025.61 | (4,1,0) | 3025.57 |
|  | 55.00 | 1.668 | 16.6 | 7345.25 | (2,1,3) | 7345 |
|  | 62.12 | 1.493 | 12.1 | 4486.21 | (2,5,1) | 4486 |
|  | 65.88 | 1.417 | 4.9 | 4980.35 | (0,6,0) | 4980.4 |
|  | 70.42 | 1.336 | 6.7 | 5602.57 | (1,2,4) | 5603 |
|  | 75.28 | 1.261 | 6.9 | 6288.83 | (5,2,2) | 6289 |
|  | 80.45 | 1.193 | 2.9 | 7026.18 | (5,4,1) | 7026.2 |
|  | 85.79 | 1.132 | 4.1 | 7803.82 | (2,7,1) | 7803.7 |
|  | 90.18 | 1.088 | 3.0 | 8447.77 | (2,6,3) | 8447.8 |
|  | 94.48 | 1.049 | 3.5 | 9087.59 | (4,5,3) | 9087.6 |
|  | 100.49 | 1.002 | 2.0 | 9960.12 | (4,4,4) | 9960.2 |
|  | 105.24 | 0.969 | 0.5 | 10650.069 | (2,6,4) | 10650.1 |

Қосымша В

Печини әдісімен синтезделген Bi0.1Dy0.9MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.31 | 5.784 | 56.6 | 298.91 | (0,0,1) | 299 |
|  | 20.82 | 4.262 | 2.9 | 550.52 | (0,2,0) | 550.11 |
|  | 25.80 | 3.451 | 17.2 | 839.67 | (2,1,0) | 840 |
|  | 30.13 | 2.963 | 100.0 | 1139.03 | (2,1,1) | 1139.74 |
|  | 33.68 | 2.659 | 30.0 | 1414.37 | (1,3,0) | 1415.23 |
|  | 39.22 | 2.295 | 13.3 | 1898.6 | (2,0,2) | 1898.71 |
|  | 44.12 | 237 | 12.5 | 2377.22 | (1,4,0) | 2377.55 |
|  | 50.95 | 1.791 | 21.0 | 3117.52 | (3,3,1) | 3116.96 |
|  | 54.48 | 1.683 | 16.3 | 3530.46 | (2,1,3) | 3531 |
|  | 58.43 | 1.578 | 26.4 | 4015.93 | (4,0,2) | 4016 |
|  | 61.78 | 1.500 | 12.2 | 4444.44 | (2,5,1) | 4444.88 |
|  | 65.66 | 1.421 | 5.5 | 4952.35 | (0,6,0) | 4952.33 |
|  | 69.74 | 1.347 | 9.4 | 5511.44 | (3,3,3) | 5512.85 |
|  | 74.66 | 1.270 | 5.1 | 6200.01 | (1,3,4) | 6201 |
|  | 79.10 | 1.210 | 5.6 | 6830.13 | (3,6,1) | 6830.74 |
|  | 85.36 | 1.136 | 3.7 | 7748.96 | (2,7,1) | 7745 |
|  | 89.23 | 1.097 | 4.6 | 8309.73 | (2,1,5) | 8309.36 |
|  | 95.83 | 1.038 | 3.9 | 9281.22 | (5,4,3) | 9281.5 |
|  | 101.73 | 0.993 | 3.8 | 10141.48 | (2,7,3) | 10141.32 |
|  | 102.79 | 0.986 | 2.7 | 10285.99 | (4,0,5) | 10286 |

Печини әдісімен синтезделген Bi0.2Dy0.8MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.70 | 4.289 | 0.8 | 543.61 | (0,1,1) | 543.01 |
|  | 22.71 | 3.912 | 3.6 | 653.43 | (1,0,1) | 654.3 |
|  | 25.76 | 3.456 | 29.8 | 837.24 | (1,1,1) | 837.2 |
|  | 33.37 | 2.683 | 100.0 | 1373.47 | (1,2,1) | 1373.56 |
|  | 34.00 | 2.635 | 19.4 | 1440.25 | (0,0,2) | 1441 |
|  | 39.42 | 2.284 | 4.4 | 1916.94 | (1,1,2) | 1917.04 |
|  | 46.39 | 1.956 | 18.8 | 2613.74 | (2,0,2) | 2614 |
|  | 49.40 | 1.844 | 17.5 | 2940.89 | (0,4,0) | 2941 |
|  | 51.55 | 1.772 | 23.0 | 3184.73 | (3,1,1) | 3183.05 |
|  | 60.45 | 1.530 | 24.0 | 4271.86 | (2,3,2) | 4270.27 |
|  | 63.43 | 1.465 | 10.1 | 4659.34 | (3,3,1) | 4660 |
|  | 70.09 | 1.341 | 7.1 | 5660.86 | (2,4,2) | 5661 |
|  | 73.74 | 1.284 | 5.1 | 6065.55 | (3,1,3) | 6065 |
|  | 79.38 | 1.206 | 4.2 | 6875.52 | (4,2,2) | 6876.71 |
|  | 82.15 | 1.172 | 6.3 | 7280.22 | (1,6,1) | 7280.55 |
|  | 84.38 | 1.147 | 3.9 | 7601.04 | (3,5,1) | 7601.98 |
|  | 91.12 | 1.079 | 1.9 | 8589.29 | (2,3,4) | 8590.02 |
|  | 92.72 | 1.064 | 0.4 | 8833.17 | (3,4,3) | 8834.07 |
|  | 95.53 | 1.040 | 0.1 | 9245.56 | (2,6,2) | 9244.59 |
|  | 99.93 | 1.006 | 1.9 | 9881.07 | (2,4,4) | 9882.14 |

Печини әдісімен синтезделген Bi0.3Dy0.7MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16.19 | 5.470 | 1.0 | 334.21 | (1,1,0) | 335.33 |
|  | 25.75 | 3.457 | 3.0 | 836.76 | (2,1,0) | 837 |
|  | 27.97 | 3.187 | 100.0 | 984.55 | (2,0,1) | 984.63 |
|  | 31.73 | 2.818 | 25.0 | 1259.27 | (0,0,2) | 1260 |
|  | 32.75 | 2.732 | 44.0 | 1339.79 | (2,2,0) | 1340 |
|  | 46.23 | 1.962 | 27.0 | 2597.77 | (2,2,2) | 2600 |
|  | 55.59 | 1.652 | 29.0 | 3664.21 | (4,2,1) | 3663 |
|  | 68.65 | 1.366 | 4.0 | 5602.57 | (4,4,0) | 5603 |
|  | 75.94 | 1.252 | 8.0 | 6379.57 | (2,2,4) | 6380 |
|  | 86.79 | 1.121 | 5.0 | 7957.72 | (6,2,2) | 7958 |
|  | 94.09 | 1.053 | 5.0 | 9018.69 | (6,1,3) | 9020 |

Печини әдісімен синтезделген Bi0.4Dy0.6MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2тәж. | hkl | 104/d2тео. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19.94 | 4.450 | 6.0 | 504.98 | (0,1,1) | 506.012 |
|  | 23.13 | 3.842 | 1.0 | 677.46 | (1,1,1) | 677.9 |
|  | 23.58 | 3.770 | 1.0 | 703.59 | (2,0,0) | 704.25 |
|  | 27.43 | 3.249 | 70.0 | 947.33 | (2,1,0) | 947.78 |
|  | 27.73 | 3.215 | 100.0 | 967.47 | (0,2,0) | 967.93 |
|  | 28.85 | 3.092 | 35.0 | 1045.97 | (0,0,2) | 1046.3 |
|  | 30.15 | 2.962 | 14.0 | 1139.8 | (1,2,0) | 1138.62 |
|  | 31.06 | 2.877 | 35.0 | 1208.15 | (2,1,1) | 1207.74 |
|  | 31.29 | 2.856 | 35.0 | 1225.98 | (0,2,1) | 1226 |
|  | 34.33 | 2. 610 | 1.0 | 1467.98 | (1,1,2) | 1468.06 |
|  | 40.21 | 2.241 | 11.0 | 1991.21 | (2,1,2) | 1992.26 |
|  | 40.47 | 2.227 | 10.0 | 2016.32 | (0,2,2) | 2016.9 |
|  | 48.29 | 1.883 | 18.0 | 2820.33 | (4,0,0) | 2821 |
|  | 48.73 | 1.867 | 80.0 | 2868.87 | (3,1,2) | 2869 |
|  | 52.58 | 1.739 | 20.0 | 3306.75 | (2,1,3) | 3307.5 |
|  | 52.75 | 1.734 | 40.0 | 3325.84 | (0,2,3) | 3326.32 |
|  | 56.59 | 1.625 | 6.0 | 3789.98 | (4,2,0) | 3790 |
|  | 57.21 | 1.609 | 16.0 | 3862.67 | (0,4,0) | 3862.33 |
|  | 57.72 | 1.596 | 16.0 | 4062.13 | (2,3,2) | 4062.45 |
|  | 58.64 | 1.573 | 1.0 | 4041.5 | (1,4,0) | 4042.32 |

Печини әдісімен синтезделген Bi0.5Dy0.5MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2эксп. | hkl | 104/d2теор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.37 | 5.762 | 56.6 | 301.19 | (0,0,1) | 301.36 |
|  | 23.96 | 3.712 | 27.2 | 725.74 | (1,2,0) | 726 |
|  | 25.80 | 3.450 | 17.0 | 840.16 | (2,1,0) | 840.85 |
|  | 28.58 | 3.120 | 94.1 | 1027.29 | (1,2,1) | 1027.41 |
|  | 30.17 | 2.960 | 100.0 | 1141.34 | (2,1,1) | 1141.74 |
|  | 34.93 | 2.567 | 22.2 | 1517.57 | (1,1,2) | 1518 |
|  | 39.32 | 2.290 | 13.0 | 1906.9 | (2,0,2) | 1907 |
|  | 44.11 | 2.051 | 12.0 | 2377.22 | (1,4,0) | 2377.77 |
|  | 46.98 | 1.932 | 17.9 | 2679.08 | (1,4,1) | 2679 |
|  | 50.97 | 1.790 | 20.1 | 3121 | (4,0,1) | 3121.03 |
|  | 53.69 | 1.706 | 14.1 | 3435.91 | (1,2,3) | 3435.04 |
|  | 58.50 | 1.577 | 25.6 | 4021.02 | (4,0,2) | 4021.85 |
|  | 64.65 | 1.441 | 10.8 | 4815.84 | (0,0,4) | 4816 |
|  | 65.65 | 1.421 | 5.3 | 4952.36 | (0,6,0) | 4952.85 |
|  | 70.00 | 1.343 | 3.0 | 5544.32 | (1,2,4) | 5544.06 |
|  | 81.60 | 1.179 | 2.6 | 7194.03 | (1,4,4) | 7194.75 |
|  | 85.43 | 1.136 | 3.1 | 7748.96 | (3,6,2) | 7749 |
|  | 91.51 | 1.075 | 1.8 | 8653.33 | (2,7,2) | 8653 |
|  | 95.82 | 1.038 | 1.9 | 9281.22 | (1,8,1) | 9281 |
|  | 99.18 | 1.012 | 2.9 | 9764.25 | (6,5,0) | 9764.53 |

Печини әдісімен синтезделген Bi0.8Dy0.2MnO3 манганитінің рентгенограммасын индицирлеу нәтижелері

| № | [°2Th.] | d[Å] | Int. [%] | 104/d2тәж. | hkl | 104/d2тео. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.20 | 3.162 | 100.0 | 1000 | (1,1,1) | 1000.02 |
| 2 | 32.68 | 2.738 | 38.5 | 1333.9 | (2,0,0) | 1333.36 |
| 3 | 46.89 | 1.936 | 35.2 | 2668.02 | (2,2,0) | 2667.6 |
| 4 | 55.62 | 1.651 | 32.4 | 3668.65 | (3,1,1) | 3669 |
| 5 | 58.32 | 1.581 | 8.1 | 4000.7 | (2,2,2) | 4002 |
| 6 | 68.48 | 1.369 | 3.8 | 5335.7 | (4,0,0) | 5336 |
| 7 | 75.63 | 1.256 | 9.0 | 6338.9 | (3,3,1) | 6339 |
| 8 | 77.96 | 1.225 | 7.6 | 6663.89 | (4,2,0) | 6664 |
| 9 | 87.12 | 1.118 | 5.4 | 8000.48 | (4,2,2) | 8000 |
| 10 | 93.92 | 1.054 | 5.2 | 9001.58 | (5,1,1) | 9002.01 |
| 11 | 105.44 | 0.968 | 1.4 | 10672.05 | (4,4,0) | 10671.95 |
| 12 | 112.64 | 0.926 | 4.6 | 11662.13 | (5,3,1) | 11661.8 |
| 13 | 115.12 | 0.913 | 2.7 | 11996.6 | (6,0,0) | 11997 |
| 14 | 125.65 | 0.866 | 1.9 | 13334.12 | (6,2,0) | 13333.7 |
| 15 | 134.55 | 0.835 | 1.6 | 14342.57 | (5,3,3) | 14343 |
| 16 | 137.83 | 0.826 | 1.6 | 14656.83 | (6,2,2) | 14659 |